# Технология изоляционных строительных материалов и изделий

Технология стеновых материалов и изделий. Материалы для стеновых конструкций. Заводская технология стеновых изделий. Методы повышения долговечности стеновых конструкций.

Технология отделочных материалов и изделий. Классификация отделочных материалов. Декоративная выразительность и стойкость. Технология неорганических и органических отделочных материалов и изделий.

Технология изоляционных материалов и изделий. Теплоизоляционные, жаростойкие, акустические, гидроизоляционные материалы. Принципы их создания с требуемыми технологическими характеристиками. Строение, свойства и область рационального применения.

Технология керамических материалов. Классификация, основные технологические приемы производства. Технико-экономическая оценка их эффективности.

Вопросы вступительного экзамена по разделу

# «Технология изоляционных строительных материалов и изделий»

- Функциональные свойства отделочных материалов и изделий: фактура, цветовой фон, насыщенность, светлота (яркость), паро- и водопроницаемость.

- Способы подготовки сырья и формования керамических изделий. Конвейерный способ производства изделий с использованием «лещадок».

- Способы отделки наружных стеновых изделий с использованием минеральных вяжущих веществ. Сухие отделочные смеси, назначение компонентов смеси.

- Технология пенодиатомитовых изделий и высокопористой корундовой керамики способом выгорающих добавок.

- Огнеупорные керамические теплоизоляционные изделия. Сырьевые материалы. Технология шамотных и динасовых легковесных изделий.

- Разновидности по назначению, сырьевые материалы и свойства изделий из ячеистого стекла. Технология ячеисто-стеклянных изделий из стекольного гранулята  и боя порошковым способом, физико-химические основы способа производства. Получение ячеистого стекла пенным способом.

- Технология теплоизоляционных материалов и изделий на основе жидкого стекла: применяемые материалы, приготовление формовочной массы и  гранул (стеклопор и силипор). Свойства материалов и изделий, области их использования.

- Отделочные теплоизоляционные материалы и изделия с использованием отходов древесины. Технология древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит, классификация по плотности и твердости, применение.

- Стеновые и теплоизоляционные изделия на основе минеральных вяжущих веществ с использованием древесного сырья:

- арболит – технология изготовления,  свойства и применение;

- фибролит – технология изготовления,  свойства и применение;

- материалы с использованием растительного сырья: камыша, торфа, соломы.

- Полимерные строительные материалы и изделия: классификация, состав, свойства и области их применения.

- Способы и технология получения пенополистирольных плит и блоков, пенопласты на основе фенолоформальдегидных и карбомидноформальдегидных олигомеров пенополиуретана, сотопластов. Основные свойства и назначения.

- Линолеумные материалы для отделки и утепления полов. Способы производства поливинилхлоридного линолеума: основное оборудование, сырьевые материалы, способы отделки лицевой поверхности.

- Технологии современных отделочных материалов и изделий: ламинаты, керамограниа, пластмассовых, гипсокартонных и асбестоцементных панелей, металлошифера и др.

- Получение стеклопластиков длинноволокнистым и дисперсным армированием, фанеры из древесного шпона. Свойства и применение материалов.

- Получение бетонополимеров, полимербетонов и полимеррастворов: состав, свойства и области применения.

- Асбестосодержащие строительные материалы и изделия. Асбест – его свойства, классификация и способы распушки. Технология получения асбозурита, асботермита, асбестита, асбестослюды, асбестоцементных изделий: труб и шифера.

- Классификация теплоизоляционных материалов и изделий по плотности, способу получения 	пор, по виду вяжущего вещества, по условиям твердения.

- Основные свойства теплоизоляционных материалов (пористость, теплопроводность, теплоемкость, температуропроводность, жесткость, температура эксплуатации и др.). Способы получения высокопористого строения  материалов.

- Технология получения ячеистых бетонов: автоклавных и неавтоклавных. Сырьевые материалы и вяжущие вещества, способы подготовки сырья и 	регулирования ячеистой структуры.

- Технологии газобетонных изделий: литьевая, вибрационная и резательная. Основное оборудование и свойства изделий.

- Технология пенобетонных изделий: преимущество и недостатки. Стационарные и передвижные установки для получения поробетонных блоков. Свойства и применение пенобетонных изделий и заливочных 	масс.

- Минеральная и стеклянная вата: основные свойства, состав волокна и структура. Сырьевые материалы и расчет состава шихты по модулю кислотности.

- Получение силикатного расплава для производства минеральной ваты: основное оборудование и топливное сырье.

- Способы превращения силикатного расплава в волокно: дутьевые,  центробежные и комбинированные.

- Виды теплоизоляционных изделий из минеральной ваты. Вяжущие и связующие вещества и способы склейки волокон в минеральной вате.

- Способы формования минераловатных изделий: мягких, полужестких, жестких 
и повышенной жесткости. Технология минераловатного войлока и прошивных матов.

- Основные технологические переделы-стадии в производстве минераловатных изделий и оборудование.

- Технология получения минераловатных плит повышенной жесткости (ППЖ): ленточным формованием, блоковым методом и формованием из гидромасс. Преимущества и недостатки способов.

- Технология получения жестких минераловатных изделий и твердых плит способом прессования. Свойства и применение изделий.

- Физико-химические основы вспучивания горных пород и минералов. Свойства вспученного перлита и вермикулита. Материалы и изделия на основе вспученных перлита и вермикулита: безобжиговые и обжиговые, свойства и применение изделий.

- Гидроизоляционные и герметизирующие материалы: классификация по назначению, по способу нанесения и условиям эксплуатации, по физическому состоянию и внешнему виду. Способы улучшения свойств гидроизоляционных материалов.

- Номенклатура керамических стеновых и отделочных изделий. Сырье и добавки глазури, ангоб. Влияние содержание оксидов сырья на температуру спекания и плавления глин.

- Лакокрасочные материалы: назначение, виды и состав для получения лакокрасочных материалов. Основное оборудование. Водоэмульсионные составы и дисперсии, их преимущества.

- Способы получения высокопористых огнеупорных керамических изделий, сырьевые материалы и основные свойства керамических теплоизоляционных изделий.

# Литература:

- Глуховский В.Д., Рунова Р.Ф., Шейнинг Л.А. и др. Основы технологии отделочных, тепло- и гидроизоляционных материалов. - Киев: Вища школа, 1986. – 303 с.

- Горлов Ю.П., Меркин А.П., Устенко А.А. Технология теплоизоляционных материалов и изделий. – М.: Высшая школа, 1980. – 326 с.

- Горлов Ю.П. Лабораторный практикум технологии теплоизоляционных материалов. – М.: Высшая школа, 1989. – 196 с.

- Горяйнов К.Э., Горяйнова С.К. Технология теплоизоляционных материалов и изделий. – М.: Стройиздат, 1981. – 375 с.

Вяжущие вещества

Сырье и материалы для производства вяжущих. Минеральные и органические вяжущие.  Классификация. Гипотезы твердения минеральных вяжущих. Физико-химические процессы при твердении вяжущих. Технология их изготовления. Химический и минеральный состав. Физико-механические свойства. Композиционные и многокомпонентные вяжущие. Области применения.

Вопросы вступительного экзамена по разделу

«Вяжущие вещества»

- Виды гипсовых вяжущих веществ, особенности технологии их производства. Характеристика свойств гипсовых вяжущих и их рациональное применение при производстве строительных материалов и изделий.

- Виды строительных материалов и изделий, изготавливаемых на основе гипсовых вяжущих. Регулирование процессов гидратации и твердения строительного гипса в технологии производства строительных изделий и конструкций.

- Бетонополимеры: состав, основы технологии, применение в строительстве.

- Строительная известь. Сырье и основы технологии производства. Свойства извести и их регулирование. Твердение воздушной извести, виды изготавливаемых из нее строительных материалов и изделий.

- Гидратация и твердение известково-кремнеземистых вяжущих. Физико-химические основы процессов твердения известково-песчаных вяжущих. Обоснование содержания извести и песка в смеси, температуры запарки изделий.

- Портландцемент. Вещественный состав, маркировка по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108-2003 и за рубежом.

- Характеристики и регулирование свойств цементного теста. Нормальное и аномальное структурообразование.

- Модификаторы цементных систем и разновидности модифицированных цементов. Пластификаторы, регуляторы схватывания и твердения, пенообразователи, гидрофобизаторы.

- Разновидности портландцемента, получаемые за счет нормирования минералогического состава клинкера, гранулометрии и введения добавок. Характеристика специфичных свойств таких цементов и их назначение.

- Быстротвердеющий портландцемент. Особенности технологии производства, свойства, применение в строительном комплексе.

- Пуццолановые портландцементы и шлакопортландцементы.

- Проблемы производства гипсовых вяжущих из промышленных отходов.

- Белый и цветные цементы. Особенности технологии производства, рациональное применение в строительном комплексе.

- Сульфатостойкий портландцемент. Обоснование минералогического состава. Применение в строительном комплексе.

- Способы ускорения твердения и повышения класса прочности цементов.

- Пластификаторы и суперпластификаторы цементных систем. Механизм действия. СП нового поколения. Эффективность применения пластификаторов и суперпластификаторов.

- Шлакопортландцемент. Особенности технологии производства. Требования к доменным шлакам как  компонентам ШПЦ. Рациональное применение ШПЦ.

- Высокопрочный гипс. Технология производства, свойства, применение в строительном комплексе.

- Влияние основности цементов на процессы их коррозии в агрессивных средах различного состава. Теория кольматации и её применение при выборе коррозионностойких цементов.

- Полимер-цементы. Термопластичные и термоактивные полимеры. Состав полимер-цементов, их отвердители. Принципы подбора наполнителей и заполнителей к полимер-цементам. Совместимость полимер-цементов и портландцемента. Рациональное применение полимерцементов.

- Цементно-полимерные композиционные материалы, их состав, свойства, применение.

- Обоснование состава и условий твердения известково-песчаных вяжущих автоклавного твердения.

- Углекислотная коррозия под влиянием углекислого газа и водных растворов углекислоты. Отличие механизма этих двух видов коррозии. Защита цементных систем от углекислотной агрессии.

- Коррозия металлической и неметаллической арматуры в бетоне, физико-химическая сущность процесса. Агрессивные среды, вызывающие коррозию стали. Факторы, влияющие, на коррозионную стойкость стали. Защитные свойства бетона по отношению к арматуре. Ингибиторы коррозии стали. Влияние тепловой обработки на коррозионный процесс. Пути повышения коррозионной стойкости металлической и неметаллической арматуры.

- Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Виды защиты: первичная и вторичная. Технологические меры повышения стойкости.

- Сульфатная и внутренняя, солевая коррозии бетонов. Механизм процесса разрушения бетона. Получение бетонов, стойких в условиях сульфатной и внутренней  коррозиях.

- Методы оценки коррозионной стойкости и способы прогнозирования долговечности изделий и конструкций. Коэффициент коррозионной стойкости.

- Кислотная агрессия. Общая характеристика кислотных сред. Влияние минерального состава цемента, добавок, вида заполнителя и др. факторов 	на кислотостойкость. Меры по защите от кислотной коррозии.

- Влияние среды эксплуатации на долговечность строительных материалов. Классификация агрессивных сред по степени агрессивности, по агрегатному состоянию.

Литература:

  - Волженский А.В. Минеральные вяжущие вещества. – М.:Стройиздат, 1973.– 464 с.

  - Пащенко А.А., Сербин В.П., Старчевская В.А.. Вяжущие материалы. – Киев: Высшая школа, 1975. – 440 с.

  - Тейлор Х. Химия цемента: Пер. с англ. – М.: Мир, 1996. – 560 с.

  - Ли Ф.М. Химия цемента и бетона. – М.: Стройиздат, 1961. – 646 с.

  - Рамачандран В.С. Добавки в бетон: Справочное пособие. – М.: Стройиздат, 1988.– 342 с.

  - Рамачандран В.С. и др. Наука о бетоне. Физико-химическое бетонирование. (В.С. Рамачандран, Р. Фельдман, Дж. Бодуэн: перевод с англ. Под редакцией В.Б. Ратинова.). – М.: Стройиздат, 1988. – 278 с.

  - Патуроев В.В. Полимербетон. – М.: Стройиздат, 1987. – 286 с.

  - Соломатов В.И. и др. Полимерные композиционные материалы в строительстве. – М.: Стройиздат, 1988. – 309 с.

  - Рахимбаев Ш.М. Кинетика твердения вяжущих веществ: методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Вяжущие вещества» для специальности 290600 / Ш.М. Рахимбаев, М.А. Поспелова, М.Ю. Елистраткин. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2003. – 42с.

  - Рахимбаев Ш.М. Вяжущие вещества: методические указания к выполнению контрольных заданий для студентов заочной формы обучения специальности 270106 – Производство строительных материалов, изделий и конструкций / Ш.М. Рахимбаев, Н.Н. Оноприенко, Т.В. Аниканова. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2006. – 25с.

Справочная и нормативная литература

    - ГОСТ 10178 – 85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

    - ГОСТ 31108 – 2003 Портландцемент. Технические условия.

    - ГОСТ 310.1 – 310.4 – 81 Портландцемент и шлакопортландцемент. Методы контроля.

ТЕХНОЛОГИЯ БетонА И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Виды бетонов, их классификация, реологические и технические свойства бетонных смесей, структурообразование  бетона. Различные виды бетонов. Технология бетонных и железобетонных конструкций. Технологические процессы и способы изготовления строительных изделий различного назначения. Повышение степени готовности и качества строительных изделий. Технология производства слоистых изделий. Технология сборно-монолитных изделий и конструкций. Контроль управление качеством на заводах строительной индустрии. Повышение долговечности строительных конструкций.

Вопросы вступительного экзамена по разделу

«Технология бетона и железобетонных изделий»

- История развития науки о бетоне и железобетоне, роль в этом отечественных и зарубежных ученых и инженеров. Определение материала «бетон». Общие сведения о бетоне. Классификация бетонов по различным признакам.

- Вяжущие, применяемые для приготовления бетонов, их классификация и виды. Способы активации цемента и их сущность.

- Заполнители и наполнители для бетонов, их виды и свойства.

- Добавки, применяемые для приготовления бетонов, их классификация и виды. Требования к воде для приготовления бетонов.

- Общий порядок проектирования состава бетона различных видов.

- Тяжелобетонная смесь. Пластичность и тиксотропность.

- Удобоукладываемость бетонной смеси и способы ее оценки. Реологические свойства смеси. Влияние на нее различных технологических факторов. Водопотребность бетонных смесей и пути ее снижения. Мероприятия по снижению расхода цемента.

- Твердение бетона. Химические процессы при твердении бетона.

- Физические теории твердения бетона.

- Прочность бетона. Физико-химические основы прочности бетона. Статистический метод оценки прочности бетона. Классы, нормативная и расчетная прочность.

- Поведение бетона под нагрузкой, закономерности его деформирования и разрушения. Сопротивление бетона растяжению, изгибу, расколу, срезу и сжатию.

- Модуль упругости бетона, зависимость его от различных факторов. Осадка, усадка и набухание бетона. Ползучесть бетона.

- Физические и теплофизические свойства бетона.Акустические свойства бетона.

- Легкие бетоны на пористых заполнителях, их виды и классификация. Проектирование состава легких бетонов. Крупнопористый бетон, свойства, области применения.

- Силикатные бетоны. Виды и технические характеристики. Ячеистые бетоны, классификация. Проектирование состава ячеистых бетонов.

- Фибробетон, мелкозернистый бетон, свойства, особенности технологии.

- Гидротехнический бетон, дорожный и декоративный, основные свойства, особенности технологии.

- Кислотоупорный бетон, гипсовые бетоны, бетоны на гипсоцементнопуццолановом вяжущем, свойства, области применения.

- Шлакощелочные бетоны, жаростойкие бетоны, полимерцементные бетоны, полимербетоны, свойства, области применения.

- Бетон для защиты от радиоактивного излучения, свойства, особенности технологии. Металлический бетон, свойства, сырьевые материалы, технология. Серный бетон, свойства и области применения.

- Общее понятие о железобетоне как композиционном материале. Условия надежной совместной работы бетона (матрицы) и арматуры.

- Определение понятия арматуры железобетонных конструкций. Классификация арматуры, ее роль в обеспечении надежности и экономичности железобетонных конструкций. Стали, применяемые для изготовления арматуры, их классификация, марки. Способы защиты арматуры от коррозии.

- Склады вяжущих веществ, доставка цемента и его выгрузка. Требования к складам вяжущих, внутризаводской и внутрискладской транспорт цемента.

- Склады заполнителей, их разновидности и характеристика. Доставка и разгрузка заполнителей. Особенности разгрузки в зимнее время.

- Дозирование составляющих компонентов бетонной смеси. Точность и классификация дозаторов.

- Приготовление бетонной смеси в смесителях гравитационного действия и принудительного действия.

- Виброперемешивание и струйное перемешивание бетонной смеси. Приготовление фибробетонных смесей.

- Бетоносмесительные отделения заводов.

- Разновидности способов транспортирования бетонной смеси к месту формования. Контроль за приготовлением бетонной смеси.

- Роль математических методов в управлении процессом приготовления бетонной смеси.

Литература:

- Баженов, Ю.М. Технология бетонных и железобетонных изделий / Ю.М. Баженов, А. Г. Комар.  М. : Стройиздат, 1992. – 672 с.

- Баженов, Ю.М. Технология бетона / Ю.М. Баженов. – М.: Изд-во АСВ, 2003. – 500 с.

- Баженов, Ю.М. Технология бетона, строительных изделий и конструкций / Ю.М. Баженов, Л.А. Алимов, В. В. Воронин, У.Х. Магдеев. – М.: Изд-во АСВ, 2004. – 236 с.

- Рыбьев, И.А. Строительное материаловедение / И.А. Рыбьев. – М.: Высшая школа, 2003. –  700 с.

- Касторных, Л. И. Добавки в бетоны и строительные растворы / Л.И. Касторных. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 221 с.

- Стефанов, Б. В.  Технология бетонных и железобетонных изделий / Б.В. Стефанов, Н Г. Русанова, А.А. Болянский.  Киев : Вища школа, 1992. – 406 с.

- Прыкин, Б. В. Проектирование и оптимизация технологических процессов заводов сборного железобетона / Б.В.  Прыкин.   Киев : Вища школа, 1976.  304 с.

- Производство сборных бетонных и железобетонных конструкций / Б.В. Гусев [и др.]; под ред. Б.В. Гусева.   М. : Новый век, 1998.  382 с.

- Руководство по подбору составов тяжелого бетона   М. : Стройиздат, 1979.  103 с.

- Руководство по подбору составов конструктивных легких бетонов на пористых заполнителях  М. : Стройиздат 1975.  61 с.

- Руководство по производству арматурных работ  М.: Стройиздат, 1977. 255с.

- Искусственные пористые заполнители и легкие бетоны на их основе / С. Г. Васильцов, Ю. П. Горлов [и др.]; под ред.  Ю. П. Горлова.  М. : Стройиздат, 1987.  304 с.

- Пособие по применению химических добавок при производстве сборных железобетонных  конструкций  и  изделий (к  СНиП 3.09.0185)   М. : Стройиздат, 1989.  39 с.

- Рекомендации по применению добавок суперпластификаторов в производстве сборного монолитного железобетона  М. : НИИЖБ, 1988.  95 с.

- Правила техники безопасности и производственной санитарии в производстве сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий   М. : Стройиздат, 1988.  128 с.

- Рекомендации по применению в бетонах золы, шлака и золошлаковых смесей  тепловых электростанций    М. :  Стройиздат,  1986.  80 с.

Справочная и нормативная литература

- ГОСТ 27006–86. Бетоны. Правила подбора состава – Введ. 01.01.1987  М.: Изд-во стандартов, 1986.  7 с.

- ГОСТ 10180–90. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам – Взамен ГОСТ 1018078; введ.01.01.91М.:Изд. стандартов, 1990.34с.

- ГОСТ 10922–90. Арматурные и закладные изделия, сварные соединения арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций – Взамен ГОСТ 1092275; введ. 01.01.1991  М.: Изд-во стандартов, 1990. – 27 с.

- ОНТП 07–85. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий сборного железобетона   М. : 1986.  51 с.

- СНиП 27780. Инструкция   по технологии изготовления изделий из ячеистых бетонов  М. : Стройиздат, 1981.  41 с.

- СНиП 83.09.01–85. Производство сборных железобетонных конструкций и изделий – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. – 40 с.

- СНиП 820295. Федеральные элементные нормы расхода цемента при изготовлении бетонных и железобетонных изделий  М. : Минстрой России, 1996.  15 с.

направление: «Наносистемы в строительном                            материаловедении»

вопросы вступительного экзамена

- Эволюция критериев выбора сырья промышленности строительных материалов, с учетом перехода на создание неокомпозитов на основе наносистем. Основные направления строительного материаловедения по разработке новых и совершенствовании существующих строительных материалов и технологий.

- Влияние поверхностных явлений на физико-химические процессы синтеза новообразований при получении строительных материалов с использованием нанодисперсного вещества.

- Виды активации вещества и влияние на синтез новообразований в многокомпонентных вяжущих. Влияние эффекта “старение” поверхности на структурообразование.

- Зависимость свойств сырья от типоморфных признаков породообразующих минералов. Явления, происходящие при изменении физико-химической обстановки синтеза вещества в природных и искусственных условиях.

- Теоретические основы выбора сырья стройиндустрии с учетом типоморфных особенностей породообразующих минералов. Влияние типоморфных признаков минералов на технологию производства строительных материалов. Факторы, определяющие типоморфные закономерности в системе "генезис горных пород – сырье – синтез новообразований – материал".

- Эволюция уровней организации вещества при производстве строительных материалов. Схемы организации процесса трансформации «необходимого» в «возможное» при проектировании материала с применением высококачественного традиционного сырья и отходов промышленности.

- Стадии активации вещества и их влияние на физико-химические свойства породообразующих минералов сырьевых компонентов наносистем. Параметрами, оказывающие влияние на кинетику процессов активации.

- Суть явления наследования степени совершенства структур сырьевых минералов новообразованными. Понятие наследственности в органическом и неорганическом мире.

- Явление тиксотропии. Его влияние на стабильность существования нанодисперсных систем.

- Изменение свойств в реальном кристалле в зависимости от размера.

Влияние нанодисперсного вещества на синтез новообразований в искусственных композитах.

- Способы регулирования самопроизвольного роста новообразований при синтезе композитов с использованием наносистем.

- Основные направления создания строительных композитов с использованием наносистем.

- Нанодисперсные модифицирующие добавки. Способы получения. Свойства.

- Нанодисперсные системы в технологии строительных материалов и изделий. Способы управления формированием наносистем при получении искусственных композитов.

- Примеры получения нанодисперсных систем и материалов в строительном материаловедении.

- Примеры природных наноматериалов, применяемых при производстве строительных композитов, в качестве сырья. Их строение, свойства и степень участия в структурообразовании.

- Методы нанотехнологий и наноматериалы, применяемые при производстве строительных композитов. Охарактеризовать механизм формирования матрицы композита на примере золь-гель метода.

- Методы нанотехнологий и наноматериалы, применяемые при производстве строительных композитов. Охарактеризовать механизм формирования матрицы композита на примере ВКВС.

- Особенности фазового состава высококонцентрированных дисперсных систем.

- Принципы модификации высокодисперсных систем на наноуровне.

Литература:

1. Наноминералогия. Ультра- и микродисперсное состояние минерального вещества./ под ред. Н.П. Юшкина. – СПб: «Недра», 2005 - 578с.

2.Займан Дж. Модели беспорядка. Теоретическая физика однородно неупорядоченных систем / пер. с англ. В.Л Бонч-Бруевича .-М.: «Мир», 1982-592с.

3.Бобрышев А.Н Синергетика композитных материалов./ Под ред. В.И Соломатова. Липецк: НПО «ОРИУС.»-1994-153с.

4. Хархардин А.Н. Структурная топология.  (практикум). – Учебное пособие. М: Издание Ассоциации строительных вузов, 2007- 96с.

5. Пивинский Ю.Е. Теоретические аспекты технологии керамики и огнеупоров. / избранные труды. Том 1. – СПб: «Стройиздат», 2003- 544с.

6. Череватова А.В. Кремнеземистые огнеупорные массы на основе пластифицированных высококонцентрированных керамических вяжущих суспензий: монография / А.В. Череватова.– Белгород: Изд. БГТУ. – 2005.–151 с.

7. Хайнике Г. Трибохимия. / пер. с англ. .-М.: «Химия», 1987 -582с.

8. Авакумов Е.Г. Механические методы активации химических процессов. – Новосибирск: «Наука», 2-е издание, 1986. – 303с.

9. Учебное пособие: «Методы получения и свойства нанообъектов» / Н.И. Минько, В.В. Строкова, И.В. ЖерновскийВ.М. Нарцев. – Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2007. – 148 с.

10. Методы получения и свойства нанообъектов: монография/ Н.И. Минько, В.М. Нарцев. – Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2005. – 104 с.

11. Нанотехнологии: учебное пособие: пер. с англ. / Ч. Пул, Ф. Оуэнс. – 2-е изд., доп. – М.: Техносфера, 2005. – 334 с.