3. Фазовые равновесия. Растворы

3.1. Однокомпонентные системы

3.1.1.  Условия фазового равновесия. Правило фаз Гиббса

Термодинамические процессы могут сопровождаться фазовыми превращениями: кристаллизацией, плавлением, испарением, возгонкой, конденсацией, модификационными переходами и др.

Фазой называется совокупность гомогенных частей системы, т.е. одинаковых по физическим и химическим свойствам и ограниченных от других частей поверхностью раздела. Жидкие и твердые фазы называют конденсированными.

Система, состоящая из одной фазы, называется гомогенной, система, состоящая из двух и более фаз, называется гетерогенной.

Химические вещества, образующие систему, называются составляющими или составными частями системы. Их можно выделить из системы в неизменном состоянии. Независимые составляющие, которых  достаточно для описания химического состава  любой фазы данной системы называют компонентами. Число компонентов меньше, чем число составляющих частей системы. Образующие систему составляющие обычно находятся в определенной взаимосвязи, поэтому, учитывая эти взаимосвязи,  для описания системы не обязательно использовать все составляющие.

При определенных условиях между фазами в системе устанавливается равновесие.

Условием фазового равновесия является равенство химических потенциалов всех компонентов во всех фазах:

∑μidni  = 0

При нарушении равновесия компонент из фазы с большим значением химического потенциала μ переходит в фазу с его меньшим значением до тех пор, пока значения химических потенциалов компонента в обеих фазах не сравняются. Движущей силой фазовых превращений является химическое сродство А. Химическое сродство можно представить как разность химических потенциалов i-го компонента в сосуществующих фазах:

А = μi(2)– μi,(1).

Для систем  из сконденсированных фаз условием фазового равновесия является равенство парциальных давлений насыщенного пара каждого компонента над всеми фазами.

Для гетерогенных систем  применяют правило фаз Гиббса, которое устанавливает взаимосвязь между вариантностью К-компонентной системы и числом присутствующих в ней фаз. Математическое выражение этого правила таково:

C = К – Ф + п,

где C – число  термодинамических степеней свободы (вариантность); К – число компонентов; Ф – число фаз;  n – число параметров, влияющих на состояние системы, чаще давление и температура (n = 2), или для сконденсированных фаз это может быть только температура (n = 1). Если в рассматриваемой системе есть газовая фаза, то  важным  параметром  является  и объем системы. Тогда n = 3.

Число степеней свободы (С) – это число независимых параметров, которые можно произвольно менять в определенных пределах без изменения числа присутствующих в системе равновесных фаз.

Число степеней свободы растет с ростом числа компонентов и снижается с ростом числа фаз.

Возьмем в качестве примера воду при температуре 50 … 60°С. Система в этих условиях состоит из одного компонента и имеет одну фазу –  жидкую. Число степеней свободы равно двум

С = 1 – 1 + 2 = 2.

Значит, можно независимо менять два параметра (давление и температуру) до определенных значений. При этом система будет оставаться однофазной.

Возьмем воду при температуре 100°С и давлении 1,013·105 Па. В этих условиях сосуществуют две фазы – жидкая и газообразная:

С = 1 – 2 + 2 =  1.

Система одновариантна. Можно изменить только один параметр системы – или давление, или температуру, чтобы при этом не нарушить равновесие двух фаз. Второй параметр должен меняться в зависимости от первого.

3.1.2.  Уравнение Клапейрона

Однокомпонентными называют системы, состоящие из одного компонента, который может существовать в разных агрегатных состояниях.

Закономерности фазовых превращений в однокомпонентных системах описывает  уравнение Клапейрона.

Учитывая, что однокомпонентная система имеет постоянный состав, для одного моля вещества можно записать

µ

Так как  dG = – SdT + VdP, для одного моля вещества получим

dµ =  – SmdT + VmdP.

Если система находится в равновесии, то dµ(1) = dµ(2), т.е. химический потенциал компонента в одной фазе равен химическому потенциалу этого компонента во второй фазе. Отсюда

– Sm(1) dT + Vm(1) dP =  –  Sm(2) dT + Vm (2) dP.

Или

Sm(2) dT – Sm(1) dT =  Vm(2) dP – Vm(1) dP.

Преобразуем уравнение и получим

Для обратимых изотермических переходов

Δф.пS=Δф.пHT,

тогда

dPdT=Δф.пHmTΔф.пVm.

Это дифференциальная форма уравнения Клапейрона, где Δф.пНm – молярная теплота равновесного фазового перехода (плавления, испарения, сублимации и др.);  Δф.пVm – разность молярных объемов равновесных фаз.

Уравнение позволяет рассчитать взаимосвязь давления и температуры, при которых фазы будут оставаться в равновесии.

Для большинства веществ объем жидкой фазы больше объема твердой фазы, т.е. при плавлении вещества Δф.пVm > 0. В этом случае . Значит, повышение температуры должно сопровождаться повышением давления, чтобы не нарушилось равновесие фаз. Для некоторых веществ, в том числе для воды, Δф.пVm < 0 и < 0. Следовательно, при повышении давления плавление будет идти при более низких температурах.

Плавление льда сопровождается уменьшением объема образующейся жидкой фазы почти на 10%.  Это объясняют тем, что молекулы жидкой фазы воды при температуре, близкой к точке плавления, имеют более плотную упаковку, чем молекулы твердой фазы. Лед имеет регулярную структуру, где каждый атом кислорода окружен четырьмя атомами водорода, образующими тетраэдр. При плавлении льда эта структура в значительной степени разрушается, увеличивается число атомов в единице объема. Холодная вода имеет большую плотность, чем твердая фаза. Наибольшая плотность у воды при температуре +4 С. Такие свойства воды имеют большое значение для жизни водоемов. В зимний период лед, имея меньшую плотность, покрывает поверхность водоемов, предохраняя их от промерзания  на глубине. В результате этого водные организмы остаются жизнеспособными.

Для процессов возгонки, испарения уравнение Клапейрона можно преобразовать. Учитывая, что мольный объем газа значительно больше мольного объема сконденсированной фазы, примем Δф.пVm = Vm(г) – Vm(ж) ≈ Vm(г), а   Vm(г)=RTP, тогда уравнение примет следующий вид:

dlnPdT=ΔсублHmRT2.

Это дифференциальная форма уравнения Клапейрона−Клаузиуса.

Так как ΔиспНm, R,T  –  величины  положительные, то     dlnPdT>0.

С ростом температуры давление насыщенного пара всегда увеличивается.

В расчетах чаще применяют интегральную форму уравнения. Например, требуется определить давление насыщенного пара вещества при температуре Т2, если известно, что при температуре Т1 давление насыщенного пара равно Р1. Теплота испарения вещества равна Δф.пНm.

Считая, что Δф.пНm в узком интервале температур постоянна, интегрируем последнее уравнение, получим

lnP=−Δф.пНmRT+B,

где В – постоянная интегрирования.

Строим график зависимости lnP = f(1/T) (рис. 3.1.) По наклону прямой определяем значение Δф.пНm.

Рис. 3.1. Схема графического решения уравнения Клапейрона–Клаузиуса

tgα = – (Δф.пНm)/R

1/T

B

lnP

α

Интегрируя уравнение Клапейрона–Клаузиуса в пределах от Т1 до Т2 и соответственно от Р1 до Р2, получим уравнение для расчета:

3.1.3. Диаграмма состояния воды

В качестве однокомпонентной системы, образующей разные фазы, можно рассмотреть систему, образованную чистой водой. Будем считать, что на систему оказывают влияние два параметра – давление Р  и  температура  Т.   Для  таких  систем  число  степеней  свободы С = 1 – Ф + 2. Число степеней свободы не может быть меньше нуля, поэтому максимальное число фаз, одновременно находящихся в равновесии, равно трем (С = 3 – Ф). Система не может иметь меньше одной фазы, поэтому наибольшее число термодинамических степеней свободы – два. Диаграммы таких систем двумерны.

Диаграмма состояния воды представлена на рис. 3.2.

А

CaO

Т

TaO

P

N

O

K

М

L

Жд

TH

ТN

T

С

Рис. 3.2. Диаграмма  состояния воды

TM

Твд

Г

Н

Зависимость давления насыщенного пара жидкой воды от температуры показывает кривая ОС. Зависимость температуры замерзания воды от давления – кривая ОВ. Зависимость давления насыщенного пара надо льдом от температуры – кривая ОА.

Любая точка на указанных кривых (кроме О) дает сочетание параметров р и Т, при которых одновременно могут сосуществовать две фазы.  Эти  кривые  можно  получить экспериментально  или рассчитать по уравнению Клапейрона–Клаузиуса. В соответствии с правилом фаз Гиббса для любой точки на кривых С = 1 – 2 + 2 = 1, т.е. произвольно можно менять только один параметр, а второй меняется в зависимости от первого по уравнению Клапейрона–Клаузиуса.

Любая точка между кривыми характеризует однофазное состояние системы (K , L, M). Число степеней свободы системы для данных точек равно двум (С = 1 – 1 + 2 = 2). Можно независимо менять два параметра.

Возьмем точку К. Эта точка находится в области, характеризующей жидкое состояние системы. Система однофазна, С = 2. При снижении давления система будет оставаться однофазной. Но при давлении, соответствующем точке N, образуется вторая фаза – пар, С = 1. При дальнейшем снижении давления при той же температуре (TN) жидкая фаза исчезает, система будет образована только газовой фазой.

Возьмем точку L. Она находится в области, характеризующей газовую фазу. Система однофазна, С = 2. Фазовый состав системы не изменится при снижении температуры до TN (P = const). При температуре TN в системе образуется вторая фаза – жидкая. При дальнейшем снижении температуры исчезнет газовая фаза, система будет иметь одну жидкую фазу. При снижении температуры ниже TН исчезнет жидкая фаза. В системе будет только твердая фаза.

Если при постоянном давлении будем снижать температуру системы, характеризуемой точкой М, то при температуре ТM установится равновесие между паром и твердой фазой. При дальнейшем снижении температуры пар превратится в твердую фазу. Жидкая фаза при таком давлении не образуется.

Точка О на диаграмме, называемая тройной точкой, характеризует равновесие трех фаз (кристалл, жидкость и пар), С = 0. Система безвариантна, т.е. невозможно найти другие условия, кроме данных, чтобы одновременно сосуществовали три фазы. Для воды температура тройной точки равна 273,16 К и соответствует температуре плавления льда при давлении, равном 611 Па. Температура плавления льда при внешнем давлении 1 атм составляет 273,15 К.

Критическая точка  –   точка на диаграмме фазовых равновесий однокомпонентной системы, которой заканчивается линия равновесия жидкости и пара. При достижении критического состояния плотности жидкости и пара совпадают, а термодинамические функции парообразования (энтальпия, энтропия, теплоемкость) становятся равными нулю. Координаты критической точки (критическая температура и давление) определяются природой вещества. Данные о значениях критических параметров приводятся в справочной литературе, например, для воды Ткрит.=647,4 К; Ркрит.=218,3 атм.

При обычных условиях плотность льда меньше, чем воды. С  повышением давления температура плавления льда снижается (кривая ОВ). Однако это снижение весьма незначительно, поэтому линия ОВ на диаграмме близка к вертикальной прямой.

При высоких давлениях меняется кристаллическая структура льда, он становится более плотным. При изменении давления и температуры одна форма льда может переходить в другую. Такие превращения называются модификационными. Существует шесть модификаций льда, отличающихся строением (рис. 3.3).

Модификации льда III – IY имеют большую плотность, чем вода. При повышении давления температура плавления этих модификаций льда также возрастает. На диаграмме кривая плавления этих модификаций наклонена вправо.

T, K

P,

МПа

Рис.3.3. Диаграмма состояния воды при высоких давлениях

600

400

200

0

220

240

260

280

I

II

VI

VII

Вода

355 K

2200 МПа

III

V

465 К

3900 МПа

На представленной диаграмме можно обнаружить семь тройных точек, где система безвариантная, число степеней свободы С = 0.

3.1.4.  Энантиотропные и монотропные  модификационные

превращения

Модификационные превращения – достаточно распространенное явление среди минералов.  Различают обратимые (энантиотропные) и необратимые (монотропные) модификационные превращения.

Энантиотропные превращения – это полиморфные превращения, когда одна кристаллическая модификация при изменении внешних условий преходит в другую, а при восстановлении внешних условий возвращается в первоначальную форму. Энантиотропные превращения характерны для одного из наиболее широко распространенных в природе и применяемых в строительной практике соединений – кремнезема (SiO2). Диаграмма состояния SiO2 в области температур, обычно встречающихся в природе и в производственных условиях, представлена на рис. 3.4.

β-трид.

Стекло

163

α-кристобалит

Расплав

α-тридимит

α-кварц

β-кварц

γ-трид.

P

T˚C

120

1728

575

230

870

1470

β-крист.

Рис. 3.4. Диаграмма  состояния SiO2 (по К. Феннеру)

Свободный кремнезем встречается в природе в виде минерала кварца. Его кристаллы представляют собой шестигранные призмы с шестигранными  пирамидами  на основаниях. При нагревании до температуры 575 °С кварц из β-модификации будет переходить в -модификацию, увеличиваясь при этом в объеме на 1,5%. При температуре выше 870 °С происходит значительная перестройка кристаллов и сильное увеличение объема и уменьшение плотности минерала. Образуется модификация – тридимит, кристаллическая структура которого представлена тонкими шестигранными пластинками. При температуре выше 1470 °С устойчивой является модификация кристобалит (рис. 3.4). Такие явления следует учитывать при высокотемпературных процессах производства строительных материалов и изделий, например динасового кирпича.

При охлаждении кристобалита ниже температуры 1470 °С давление паров над ним (пунктирная кривая) будет выше, чем над тридимитом (сплошная кривая). Следовательно, ниже 1470 °С кристобалит неустойчив, метастабилен, со временем произойдет обратный переход кристобалита  в  более  устойчивую модификацию (в интервале температур 870 ... 1470 °С в тридимит). Кристобалит можно переохладить ниже 230 °С, α-кристобалит перейдет в более устойчивый в этих условиях β-кристобалит. Но и β-кристобалит при этой температуре неустойчив, со временем он превратится в более устойчивую модификацию.

При охлаждении тридимита ниже 870 °С давление паров над ним (пунктирная кривая) будет выше, чем над кварцем. Тридимит будет превращаться в более устойчивый при низких температурах кварц.

Превращения α ↔ β ↔ γ-модификации сопровождаются незначительными структурными изменениями. Превращения главных модификаций  α-кварц ↔ α-тридимит ↔ α-кристобалит связаны со значительной перестройкой структуры, идут намного медленней.

Расплав SiO2 можно переохладить ниже температуры 1000 °С. При этом образуется кварцевое стекло, твердая метастабильная форма, практически не способная превратиться в кристаллическую форму.

При монотропных превращениях возможен самопроизвольный переход одной модификации в другую, а обратный переход невозможен. Примером монотропных превращений может служить переход глинозема (γ-Al2O3) в корунд (α-Al2O3). Общая схема монотропного превращения  системы представлена на рис.3.5.

Как видно из рис. 3.5, температура модификационного превращения Тпр находится выше температуры плавления вещества. При нагревании α-формы до температуры Т′пл  произойдет плавление вещества. При медленном охлаждении расплава ниже Т′пл будет кристаллизоваться  α-форма, которая никогда не перейдет в β-форму. Если расплав быстро переохладить до температуры Т"пл, образуются кристаллы метастабильной β-формы. Через определенное время произойдет превращение β-формы в α-форму.

Рис. 3.5. Диаграмма  монотропного

превращения

β

α

ж

ж

β

α

Р

Т

Т’’пл

Т’пл

Тпр

Монотропные переходы метастабильных форм в стабильные протекают во всей области температур существования стабильной формы.

Существуют разные способы регулирования полиморфных превращений, применяемые в практической деятельности. Для некоторых веществ, при быстром охлаждении значительно ниже температуры полиморфного превращения, можно стабилизировать на сколь угодно долгое время метастабильную модификацию. Такой процесс называют закалкой. Этот процесс объясняется тем, что при снижении температуры подвижность атомов в структуре значительно снижается, и полиморфное превращение становится бесконечно долгим.

На полиморфные превращения могут оказывать влияние механическое воздействие, облучение, наличие примесей.

При получении цементов возможен переход минерала 2СаО∙ SiO2  в стабильную γ-форму, которая не склонна взаимодействовать с водой и твердеть. Такой процесс не желателен. При введении примесей щелочных металлов образуются твердые растворы и стабилизируются метастабильные α-, α΄-, β-формы минерала 2СаО∙ SiO2, что улучшает свойства цемента.

3.2. Двухкомпонентные системы. Бинарные растворы

3.2.1.  Двухкомпонентные системы с простой эвтектикой

Двухкомпонентные системы могут давать несколько видов диаграмм в зависимости от свойств обоих компонентов. Диаграммы получают опытным путем, по их кривым с достаточной для технологической практики точностью предсказывают поведение системы. Фазовый состав таких систем, зависит от давления, температуры от соотношения компонентов. Для таких систем согласно правилу фаз Гиббса диаграммы должны быть трехмерными ( С = 4 – 1), объемными.

Схема простейшей объемной диаграммы в координатах температура, состав, давление приведена на рис. 3.6.

Любая точка внутри диаграммы – это сочетание трех параметров системы. Точка выше поверхности ТА,Е,ТВ,Т'B,Е',Т'А характеризует систему, представленную только жидкой фазой. Если систему нагреть до высокой температуры, то жидкая фаза перейдет в газообразную. Сочетание параметров выше поверхности ТА(г),К,ТВ(г),Т'B(г),К',Т'А(г) характеризует систему, состоящую только из газовой фазы.

Если рассматривать систему при постоянном давлении (Р = const), то можно ограничиться диаграммой в координатах температура, состав, т. е. плоской двумерной диаграммой. Схема такой диаграммы представлена на рис. 3.7. Такие диаграммы анализировать проще.

TB

TB(г)

B

TA

TA(г)

A

состав

P

E

TB

TA

K

K

TA(г)

TB(г)

E

Рис. 3.6. Схема объемной диаграммы состояния

двухкомпонентной системы с эвтектикой

TB(г)

TB

T

В, %

TA

TA(г)

T

А, %

Рис. 3.7. Схема двумерной диаграммы состояния

двухкомпонентной системы с эвтектикой

Пользуясь диаграммой, проведем анализ поведения системы при температурах, когда в равновесии находятся сконденсированные фазы.

Для анализа таких диаграмм применимо правило фаз Гиббса, учитывающее влияние одного внешнего параметра (С = К – Ф + 1).

Рассмотрим подробнее диаграмму, которую можно получить для смеси двух компонентов, не образующих между собой химического соединения (рис. 3.8).

ТА

Т

ТМ

e2

e0

e1

d1

Е

G

F

d2

d0

ТЕ

Тd

c1

c2

в0

Рис. 3.8.  Диаграмма состояния  двухкомпонентной системы

с простой эвтектикой

Тв

Та

Ув

в1

УЕ

УМ

УL

M

L

хА

а0

а2

TВ

хВ

Тс

Та

Тe

Уc

На диаграмме кривая ТАЕ характеризует равновесие между жидкостью и кристаллами вещества А.  Кривая ТВЕ – равновесие между жидкостью и кристаллами вещества В. Выше этих линий находится область существования жидкой фазы. Эти линии называют линиями ликвидуса.

Линии ликвидуса – геометрическое место точек на диаграмме фазового состояния, отвечающих равновесию насыщенного жидкого раствора, сосуществующего при различных температурах с насыщенным твердым раствором или с кристаллами практически чистого вещества (как в данном случае) при очень малой взаимной растворимости компонентов в твердом состоянии. Выше этих линий находится область существования жидкой фазы.

Линия FG – эвтектическая горизонталь. Каждая точка на прямой FG (кроме точки Е) показывает равновесие между твердой эвтектикой и кристаллами А или В.

Ниже прямой FG существуют только твердые фазы.

Области диаграммы, ограниченные точками ТА, Е, F и точками  TB, E,G, – это области сосуществования твердой и жидкой фаз.

Возьмем на диаграмме точку М, характеризующую определенное сочетание параметров системы. Точка расположена выше линий ликвидуса, т.е. при таком сочетании состава УМ  и температуры ТМ система имеет одну фазу – жидкую, число степеней свободы С = 2. Можно произвольно менять и состав и температуру, при этом число фаз не изменится.

Рассмотрим процесс охлаждения системы такого состава.                                               На диаграмме процесс охлаждения системы показан стрелками. При снижении температуры до Та (точка а0) в системе появляются первые кристаллы вещества А (появляется твердая фаза), С = 1. Если продолжить снижать температуру, то из жидкой фазы будут и далее выпадать кристаллы вещества А, количество твердой фазы будет увеличиваться. Количество жидкой фазы будет снижаться, ее состав будет меняться, в нем будет уменьшаться содержание вещества А и относительно увеличиваться содержание вещества В. При снижении температуры до Тв (точка в0) состав жидкой фазы будет меняться от состава УМ  до  состава Ув  соответственно изменению проекции точек линии ликвидуса от точки а0 до точки в1.

Состав равновесных фаз при любой температуре можно определить по точкам пересечения коннод (изотерм) с соответствующими кривыми.

Конноды (ноды, соединительные линии) – вспомогательные линии, с помощью которых при заданных температуре и давлении определяются составы фаз, сосуществующих в двухфазных областях диаграмм фазового равновесия. На диаграммах двухкомпонентных систем конноды располагаются параллельно оси составов. Так, при температуре Тв  коннода в2 в1  пересекается с линией ликвидуса с точке в1, которая отвечает составу Ув жидкой фазы. Точка в2 отвечает составу равновесной твердой фазы. В данном случае твердая фаза на 100% представлена компонентом А.

Пользуясь диаграммой, можно найти соотношение равновесных фаз. Для этого применяют правило рычага:

т.е. количества вещества сосуществующих фаз обратно пропорциональны отрезкам, на которые делит конноду в2 в1  фигуративная точка в0. Другими словами,  количеству вещества выпавших  кристаллов при  Тв  будет  соответствовать  величина отрезка в1 – в0 , а количеству оставшейся жидкой фазы  – величина отрезка в0 – в2.

При дальнейшем снижении температуры  до Тс будет увеличиваться количество твердой фазы и снижаться количество жидкой фазы. Состав равновесных фаз системы определяется с помощью конноды с2с1.

При температуре ТЕ состав жидкой фазы изменится до точки Е (до состава УЕ). Состав УЕ называют эвтектическим составом, температуру ТЕ – эвтектической температурой, а точку Е – точкой эвтектики. Эта точка характеризует такое состояние системы, при котором в равновесии находятся три фазы – жидкость состава УЕ, твердое вещество А и твердое вещество В. Число степеней свободы С = 0, т.е. система безвариантная, при изменении либо состава, либо температуры исчезнет одна из трех фаз.

При последующем охлаждении системы из жидкой фазы не будут более выпадать кристаллы вещества А, состав жидкой фазы не изменится, а произойдет кристаллизация всей жидкой фазы. Образуется твердая эвтектика, которая содержит кристаллы вещества А и кристаллы вещества В. Содержание компонентов в твердой эвтектике такое же, как и в жидкости эвтектического состава (УЕ).

Ниже температуры ТЕ система имеет только твердые фазы. Компоненты данной системы в твердом виде не образуют соединений и растворов, поэтому одна твердая фаза образована веществом А, другая – веществом В.

При температуре Тd (коннода d2 d1) и температуре Те (коннода е2 е1) состав системы не изменится, она представлена твердыми фазами, соотношение между фазами соответствует начальному составу жидкой фазы УМ.

Если система будет иметь  исходный состав,  соответствующий точке L (состав УL),  т.е. будет больше вещества В, то при охлаждении системы ниже температуры Та будут выпадать кристаллы В. Состав жидкой фазы будет меняться по линии ТвЕ до эвтектического состава УЕ. В интервале температур Та – ТЕ в системе сосуществуют две фазы – жидкая и твердая, соотношение между ними можно найти по правилу рычага.  Ниже температуры ТЕ система закристаллизуется и будет представлена двумя твердыми фазами.

Если состав системы представить в других единицах, например в массовых долях или процентах, получим диаграмму, подобную представленной на рис. 3.8, но все точки которой будут пропорционально смещены в сторону одного из компонентов. Для составов, выраженных таким способом, сохраняется правило рычага

т.е. массы сосуществующих фаз обратно пропорциональны отрезкам, на которые делит конноду в2в1  фигуративная точка в0.

Свойства систем с простой эвтектикой используют для очистки веществ от примесей. При охлаждении жидкого вещества, содержащего небольшое количество примесей, вначале кристаллизуется чистое вещество. Примеси, содержащиеся в последних порциях расплава, отделяют.

На этих свойствах основан метод зонной плавки, согласно которому очищаемое вещество помещают в длинную ванну или трубку, один конец которой нагревают до плавления вещества. Затем узкую зону плавления перемещают по длине трубки. За зоной кристаллизуется чистое вещество, а примеси концентрируются в расплаве и вместе с расплавленной зоной перемещаются к другому концу трубки.

3.2.2.  Кристаллизация из насыщенных растворов

Закономерности фазовых переходов расплав – твердое тело в общем применимо для процессов кристаллизации из растворов. Растворы могут быть насыщенными, ненасыщенными и пересыщенными. Раствор называется насыщенным относительно данного вещества, если растворенное вещество находится в равновесии с осадком этого вещества: осадок ↔ растворенное вещество, химический потенциал растворенного вещества в растворе μ2 равен химическому потенциалу чистого твердого вещества μ2*

μ2(х2, Т) = μ2*(Т).

Этому равновесию при данных условиях отвечает определенная равновесная концентрация растворенного вещества в растворе. Равновесная концентрация растворенного вещества в растворе при данных давлении и температуре называется растворимостью этого вещества. Раствор, в котором концентрация растворенного вещества меньше его растворимости при данных условиях, называется ненасыщенным раствором относительно этого вещества. В таком растворе может идти дальнейшее самопроизвольное растворение данного вещества до тех пор, пока не образуется насыщенный раствор.

Растворимость твердого вещества в растворе является функцией температуры. Для идеального раствора зависимость растворимости от температуры  описывается  уравнением Шредера:

∂lnx2∂TP,насыщ=ΔплН2RT2

Для идеальных растворов с увеличением температуры растворимость твердых тел повышается.

Интегрируя уравнение Шредера, получим линейную форму

lnx2=ΔплH2R1Tпл−1Т.

В этих уравнениях х2 – мольная доля растворенного вещества в растворе; Тпл –  температура плавления; ΔΗпл – энтальпия плавления растворенного вещества.

Последнее уравнение описывает кривую кристаллизации на диаграмме температура – состав, где компонент 1 – растворитель, компонент 2 – растворенное вещество (рис. 3.9, кривая Тпл, 2 Е). Кривая Тпл, 1 Е описывается уравнением

lnx1=ΔплH1R1Tпл−1Т

x2,нас

x1

x2

F

E

G

Тпл, 1

Тпл, 2

Т

Рис. 3.9. Схема диаграммы состояния системы двух компонентов с простой эвтектикой для растворов

Существуют растворы, в которых концентрация растворенного вещества может быть больше его равновесной концентрации при данных условиях. Такие растворы называются пересыщенными растворами по отношению к данному растворенному веществу. Пересыщенные растворы метастабильны, неустойчивы. Из пересыщенных растворов выделяется твердая фаза, т. е. идет кристаллизация из раствора до тех пор, пока концентрация раствора не станет равной его растворимости. Такие явления наблюдаются, например, при твердении цементных смесей. В процессе гидратации клинкерных минералов образуются соединения, по отношению к которым раствор становится пересыщенным. Из пересыщенных растворов выделяются кристаллы, со временем они увеличиваются, срастаются, образуя цементный камень.

Свойства насыщенных и пересыщенных растворов используют при разделении веществ путем перекристаллизации из растворов. Вещество, содержащее примеси, растворяют, раствор концентрируют, например, выпаривают до определенной концентрации. Раствор становится пересыщенным по отношению к очищаемому веществу. Вещество кристаллизуется, а примеси остаются в растворе. При многократной кристаллизации можно получить вещество с высокой степенью чистоты.  Эти процессы можно регулировать, применяя различные растворители  или добавки, способствующие кристаллизации вещества или образующие с примесями соединения, лучше растворимые в данном растворителе

3.2.3. Двухкомпонентные системы, образующие

химические соединения

Компоненты бинарной системы могут взаимодействовать друг с другом, образуя химическое соединение, устойчивое в твердом состоянии и в расплаве (плавящееся без разложения, конгруэнтно).

Если смешать два компонента, которые химически взаимодействуют друг с другом, то в зависимости от соотношения исходных веществ А и В система может состоять либо из А и АхВу , либо из АхВу и В, либо только из АхВу. Если мы возьмем вещества А больше, чем нужно для стехиометрического взаимодействия с В, то система будет состоять из А и АхВу . На диаграмме – это ее левая часть (рис.3.10).

Правая часть при таком соотношении А и В не существует. Состав системы определяется соотношением А и АхВу. Ведем анализ только левой части, подобно тому, как вели анализ диаграмм с простой эвтектикой.

Возьмем на диаграмме точку К. Система, характеризуемая этой точкой, однофазна. Это жидкость состава УК. Число степеней свободы системы С = 2.

L

хВ

УЕ

ТЕ

F׳

E׳

G׳

c1

c0

c2

Тc

G

E

F

Та

Тв

Ув

УК

К

Т

ТА

хА

а0

а2

в1

в0

TАхВу

в2

ТВ

Т

Рис. 3.10. Диаграмма состояния двухкомпонентной системы

с химическим соединением, плавящимся без разложения

При снижении температуры до Та в системе образуется вторая фаза – кристаллы АхВу. Число степеней свободы системы С = К – Ф + 1 = 1. Снизим температуру до Тв. В системе накапливаются кристаллы АхВу.     Состав жидкой фазы меняется от точки а0 до точки в1 по линии ликвидуса, т.е. от состава УК до состава Ув. По правилу рычага при этой температуре можно найти соотношение сосуществующих фаз:

При температуре ТЕ в равновесии находятся три фазы: кристаллы вещества А, кристаллы вещества АхВу и жидкая фаза эвтектического состава УЕ, содержащая вещества А и АхВу.

При температуре системы ниже ТЕ в равновесии находятся две твердые фазы. Одна образована веществом  А, вторая – веществом В.

Если взять вещества В больше, чем требуется для стехиометрического взаимодействия с А, то система будет состоять из АхВу и В. На диаграмме – это правая часть. Левая часть в этом случае не существует. Анализ системы ведем  по правой части диаграммы.

Точка L на диаграмме характеризует систему, для которой соотношение А и В соответствует  химическому соединению АхВу, т.е. система образована только соединением АхВу. Система при таком составе ведет себя как однокомпонентная. При охлаждении системы до значения ТАхВу кристаллизуется химическое соединение АхВу. Температура плавления ТАхВу соединения АхВу  может быть как выше, так и ниже температур плавления индивидуальных компонентов.

На диаграмме линии ТАE, ETАхВу, TАхВуE׳ и  E׳ТВ – линии ликвидуса, FEG и F׳E׳G׳ – эвтектические горизонтали.

Кривые ликвидуса при схождении образуют максимум, вид которого определяется устойчивостью АхВу. Если соединение неустойчиво, способно к частичной термической диссоциации на исходные компоненты А и В, максимум становится более широким и пологим.

Некоторые вещества образуют неустойчивые соединения АхВу. При нагревании до некоторой температуры эти соединения распадаются на жидкую фазу определенного состава и кристаллы одного из компонентов (А или В).  Составы жидкой и твердой фаз не совпадают. Такое плавление называют инконгруэнтным.

Диаграммы плавкости таких систем можно представить как сочетание двух диаграмм, частично наложенных друг на друга. Один из видов диаграмм плавкости подобных соединений приведен на рис. 3.11.

L

УМ

хА

q0

q2

q1

p0

p1

p2

d0

d2

d1

в1

g0

а0

УС

D

Т

ТА

F

E

G

в2

g2

a2

в0

C

M

g1

Та

Тв

ТС

ТAВ

Рис. 3.11. Диаграмма состояния двухкомпонентной системы

с химическим   соединением, плавящимся с разложением

Соединение АхВу устойчиво ниже температуры ТС. Система ниже этой температуры образована компонентом А и соединением АхВу. Этой системе соответствует диаграмма, ограниченная точками   ТА , С, D, G , хАхВу, хА.  Анализ состояния системы проводим  по этой диаграмме, подобно тому, как делали для систем с простой эвтектикой.

Из диаграммы видно, что отсутствует максимум, соответствующий температуре плавления соединения АхВу, который должен был наблюдаться в точке D. Выше температуры ТС соединение АхВу  существовать не может.

На диаграмме линии ТАЕ, ЕС, ТВС – линии ликвидуса, FЕG – эвтектическая горизонталь, СDТС – перитектическая горизонталь.

Возьмем на диаграмме точку М. Точка М представляет собой сочетание параметров системы, при котором система имеет одну фазу –  жидкую, число степеней свободы С = 2. Состав жидкой фазы соответствует значению УМ.

Если температуру системы снизить до Та (точка а0), в системе появятся первые кристаллы вещества В. При дальнейшем снижении температуры до значения Тв кристаллы будут накапливаться, состав равновесных фаз определяется по конноде в1 в2 .    Соотношение между фазами можно определить по правилу рычага

При снижении температуры до ТС состав жидкой фазы будет меняться по линии ликвидуса до точки С (до значения УС). В течение этого процесса система  двухфазна, число степеней свободы С = 1.

При температуре ТС появляются и начинают накапливаться кристаллы соединения АхВу.  В равновесии находятся три фазы: расплав состава УС, ранее выпавшие кристаллы В и кристаллы АхВу. Число степеней свободы С = 0, система безвариантная. Температура ТС называется перитектической температурой.

Образование кристаллов АхВу. сопровождается растворением в расплаве ранее выпавших кристаллов В. Температура системы не должна измениться, пока не растворятся все кристаллы В. Затем температура системы снизится, система станет двухфазной, состоящей из расплава веществ А и АхВу и кристаллов АхВу.

При дальнейшем снижении температуры состав жидкой фазы, образованной веществами А и АхВу, будет меняться по линии СЕ, в системе будут накапливаться кристаллы вещества АхВу. Дальнейший анализ ведем подобно тому, как вели для систем с простой эвтектикой.

При охлаждении расплава, характеризуемого точкой L, до температуры ТС, будут идти процессы, подобные тем, что были рассмотрены для системы, характеризуемой точкой М. При температуре ТС в равновесии будут находиться три фазы: расплав состава УС, кристаллы В и кристаллы АхВу. Число степеней свободы С = 0. При этой температуре идет превращение, в результате которого образуются кристаллы вещества АхВу. Ниже температуры ТС система представлена твердой фазой, образованной соединением  АхВу.

На практике для построения диаграмм используют термический метод анализа. Он представляет собой систему экспериментальных способов определения температуры, при которой в равновесной системе меняется число и характер фаз. Строятся кривые охлаждения или нагревания, по ним строятся диаграммы, позволяющие анализировать поведение системы в зависимости от температуры. Реальные диаграммы имеют, как правило, сложное строение, в их состав могут входить все типы рассмотренных выше диаграмм.

При производстве строительных материалов важно знать поведение системы, образованной компонентами СаО и  SiO2. Значение этой системы определяется тем, что данные компоненты являются составляющими цементов, некоторых видов керамики и огнеупоров и т.д. Например, соединение 3СаО ∙ SiO2 (алит) является основным минералом портландцемента, в состав портландцемента входит также минерал 2СаО ∙ SiO2 (белит). Диаграмма состояния системы СаО–SiO2 представлена на рис 3.12.

Указанные компоненты могут образовывать ряд соединений: метасиликат кальция СаО ∙ SiO2  или СаSiO3, трехкальциевый дисиликат 3СаО ∙ 2SiO2 или Са3Si2O7, двухкальциевый силикат 2СаО ∙ SiO2 или Са2SiO4, трехкальциевый силикат 3СаО ∙ SiO2 или Са3SiO5.

Метасиликат кальция образует две модификации: до температуры 1125 °С устойчива  β-СаО ∙ SiO2 (волластонит), выше этой температуры устойчива α-СаО ∙ SiO2 (псевдоволластонит). При температуре 1544 °С идет инконгруэнтное плавление метасиликата кальция.

Трехкальциевый дисиликат 3СаО ∙ 2SiO2 плавится при температуре 1464 °С, разлагаясь на жидкость, содержащую СаО и SiO2, и кристаллы α-2СаО ∙ SiO2.

Двухкальциевый силикат 2СаО ∙ SiO2 инконгруэнтно плавится при температуре 2130 °С, имеет сложный полиморфизм.

Трехкальциевый силикат ниже температуры 1250 °С разлагается в твердом состоянии  на жидкость, содержащую 73,6 мас. % СаО и 26,4 мас. % SiO2, и на кристаллы СаО.  Трехкальциевый силикат имеет шесть близких по структуре модификаций.

СaO + ж

α-СaSiO3+ж

Тридимит + α-СaSiO3

2 ж

α-Сa2SiO4+ж

Жидкость (ж)

0

СaO

Сa3SiO5 + ж

Сa3SiO5 +

+α-Сa2SiO4

Сa3SiO5 +

+СaO

α-Сa2SiO4+СaO

β-СaSiO3 +

+Сa3Si2O7

2СaO·SiO2

100

Кристобалит+

+ж

SiO2

α-Сa2SiO3+

Сa3Si2O7

Тридимит + β-СaSiO3

α -Кварц + β-СaSiO3

3СaO·SiO2

10

20

30

40

60

50

70

80

90

Сa3Si2O7+ α-Сa2SiO4

Сa3SiO5+α-Сa2SiO4

СaO·SiO2

3СaO·2SiO2

мас.%

1000

1200

1400

800

T,˚C

1600

1800

2000

2200

2400

2600

Рис. 3.12.  Диаграмма состояния    двухкомпонентной системы

СаО– SiO2 (по данным Г. Ранкина и Ф. Райта)

Для производства тонкой керамики и огнеупоров важное значение имеет поведение системы Al2O3–SiO2 (рис.3.13).

T,˚C

2000

1900

1800

1700

1600

1500

100

90

80

50

60

70

20

30

40

10

0

1850˚

1910˚

Муллит+

( тв.р.)+

+Al2O3

Муллит

(тв.р.)+ж

Муллит + ж

3:2

2:1

Муллит (тв.р.)

α- Al2O3+

+ж

Кристобалит+муллит

Кристобалит+

+ ж

1585˚

Жидкость (ж)

Al2O3

SiO2

мас.%

Муллит

3Al2O3· 2SiO2

Рис. 3.13.  Диаграмма состояния двухкомпонентной системы

Al2O3– SiO2 (по Н.А. Торопову и Ф.Я. Галахову)

Как следует из диаграммы состояния системы, компоненты образуют  одно соединение 3Al2O3 ∙ 2SiO2 (муллит), который плавится конгруэнтно при температуре 1910 °С. Муллит образует одну эвтектику с  SiO2  при температуре 1585 °С и вторую эвтектику (в виде твердого раствора) с Al2O3 при температуре 1850 °С.

Данная диаграмма построена при обычном давлении. При высоких давлениях система будет иметь иную диаграмму, на ней будет область существования соединения Al2O3 ∙ SiO2, распространенного в природе, образованного, вероятно, при высоких давлениях и температурах.

3.2.4. Бинарные растворы. Основные понятия и определения

К двухкомпонентным гомогенным системам следует отнести простейшие бинарные растворы, т.е растворы образованные двумя веществами, одно из которых – растворитель, второе – растворенное вещество.

Растворы представляют собой гомогенную, не имеющую границ раздела фаз, систему переменного состава, состоящую из молекул (или атомов, ионов) и продуктов их взаимодействия двух и более веществ. Современная теория растворов предполагает, что между компонентами раствора существуют как физические, так и химические силы взаимодействия, что отличает их от простых механических смесей веществ. Растворы отличаются и от химических соединений, так как не имеют постоянного состава. Состав растворов может непрерывно меняться в определенных пределах.

Растворы могут быть газообразные, жидкие и твердые. Компонент, находящийся в избытке, обычно называют растворителем. Остальные компоненты – растворенные вещества. В термодинамических уравнениях все величины, характеризующие свойства растворителя, обычно обозначают индексом 1. Величины, которые относятся к растворенным веществам, обозначают индексами 2, 3 и т.д.

Существует несколько способов выражения содержания вещества в растворе (табл. 3.1).

Есть и другие способы выражения содержания компонентов в растворе, они применяются реже. Только для очень разбавленных растворов величины, выражающие содержание вещества в растворе, пропорциональны. Для растворов, применяемых в практической деятельности, обычно приходится делать соответствующие пересчеты.

Образование раствора – это  самопроизвольный процесс, сопровождающийся, как и любой самопроизвольный процесс, уменьшением энергии Гиббса системы (ΔG = ΔН – ТΔS < 0). Растворение будет идти до тех пор, пока в системе не установится равновесие между состоянием растворяемого компонента и раствора.    Для состояния  равновесия  изменение  энергии  Гиббса  равно  нулю  (ΔG = 0).

Таблица 3.1

Способы выражения содержания вещества в растворе

| Наименование величины | Расчетная формула |
| --- | --- |
| Массовая доля – отношение массы i-го вещества, содержащегося в растворе, к общей массе раствора | ω=giigi |
| Молярная (мольная) доля – отношение количества i-го вещества, содержащегося в растворе, к общему количеству вещества всех компонентов раствора |  |
| Молярная концентрация – количество i-го вещества раствора, содержащееся в единице объема раствора |  |
| Моляльность – количество i-го вещества раствора, растворенного в 1000 г растворителя |  |

Изменение энтальпии при образовании растворов зависит от энергии взаимодействия молекул растворителя и растворенного вещества. Чем сильнее это взаимодействие, тем больше энергии выделяется, тем отрицательнее значение энтальпии. Растворение идет с выделением тепла. Бывает, что самопроизвольное растворение сопровождается нулевым и даже положительным значением ΔН. В этом случае растворение происходит вследствие роста энтропии, увеличения хаотичности в распределении компонентов при растворении.

Существует термодинамическая классификация растворов, согласно которой различают идеальные и неидеальные растворы. Идеальные растворы, в свою очередь, делят на совершенные и предельно разбавленные, а неидеальные – на регулярные и атермальные.

Идеальными считают такие растворы, для которых при их образовании (растворении) выполняются условия ΔUi = 0, ΔVi = 0, ΔSi =  – Rlnхi. Образование идеального раствора не сопровождается тепловым эффектом и изменением объема, а изменение энтропии равно изменению энтропии при смешении идеальных газов.

Предельно разбавленные растворы – это растворы с бесконечно малой концентрацией растворенного вещества. У таких растворов растворитель подчиняется законам идеальных растворов, а растворенное вещество не подчиняется.

Регулярные растворы – растворы, образование которых сопровождается тепловым эффектом и изменением объема, а изменение энтропии такое, как в идеальных растворах (ΔUi + рΔVi = ΔНi ≠ 0, ΔSi = –Rln хi).

Атермальные – это растворы, теплота образования которых равна нулю, а изменение энтропии образования не равно нулю и отличается от такового для идеальных растворов (ΔUi + рΔVi = ΔНi = 0,  ΔSi ≠ 0).

Все реальные растворы обладают, как правило, промежуточными свойствами, более близкими к тому или иному классу, что учитывают при термодинамических расчетах. Если свойства реальных растворов значительно отличаются от свойств растворов приведенных классов, тогда в расчетные уравнения вводят соответствующие поправки.

3.2.5. Парциальные мольные величины

Образование раствора как самопроизвольного процесса сопровождается при постоянных температуре и давлении уменьшением значения энергии Гиббса системы. При образовании растворов изменяются и другие термодинамические параметры системы.

Вследствие взаимодействия между компонентами в растворе значение молярного свойства компонента отличается от значения такого же свойства, которое компонент имеет в чистом индивидуальном состоянии. Общее свойство раствора не равно суммарному значению таких же свойств компонентов, взятых в тех же количествах, что и в растворе, но не смешанных друг с другом. Для характеристики отдельных компонентов в растворах и вклада в общие свойства растворов того или иного компонента  в ряде случаев удобно применять парциальные мольные величины.

Объем идеального раствора равен сумме объемов компонентов, образующих этот раствор. Для реальных растворов это  не соблюдается.  Если, например, смешать 1000 мл воды и 1000 мл серной кислоты образуется не 2000 мл раствора, а 1820 мл и выделяется значительное количество теплоты. При смешивании 1000 мл воды и 1000 мл этанола,  общий объем  будет меньше  2000 мл.  Общий объем нельзя определить простым суммированием объемов исходных жидкостей. Чтобы определить общий объем системы, применяют экспериментально определяемые величины, учитывающие влияние каждого компонента на степень изменения общего объема. Можно написать

V=iVixi,

где Vi– парциальный мольный объем.

В общем случае для любой экстенсивной величины Z можно написать

Z=iZixi.

Парциальная мольная величина Ziлюбого общего параметра системы определяется как частная производная этого параметра по числу молей ni данного компонента при постоянных давлении, температуре и количестве вещества других компонентов nj ≠ i, кроме i-го

.

Для парциального мольного объема можно написать уравнение

Если взять производную энергии Гиббса по количеству  i-го вещества при постоянстве количества  вещества   других компонентов и постоянных значениях давления и температуры, то получим парциальную мольную величину энергии Гиббса Gi

Соответствующие парциальные мольные величины имеют энергия Гельмгольца, внутренняя энергия, энтальпия, энтропия системы:

Парциальные мольные величины  Zi – интенсивные величины, они не зависят от количества системы. Пропорциональное увеличение количества вещества всех компонентов системы не меняет состава системы и не меняет значений парциальных мольных величин.

Парциальные мольные величины зависят от состава раствора, поэтому при определении численного значения парциальной мольной величины необходимо указывать состав. Так, например, если смешать воду и серную кислоту в других соотношениях (не по 1000 мл), то суммарный объем раствора будет больше или меньше 1820 мл. Изменятся и значения парциальных мольных объемов каждого компонента  Vi.

По отношению к конечному значению свойства Z раствора парциальную мольную величину можно определить как изменение соответствующего свойства раствора при добавлении к бесконечно большому его количеству  одного моля i-го компонента при постоянных значениях давления и температуры.

Бесконечно большое количество раствора указывается для того, чтобы можно было считать состав раствора практически постоянным при добавлении одного моля i-го компонента.

Парциальные мольные величины учитывают все взаимодействия между компонентами в растворе, поэтому они могут быть меньше или больше соответствующих мольных величин чистых компонентов. В общем случае Zi≠Zm.

Для идеальных растворов значения парциальных мольных величин внутренней энергии,  энтальпии, объема компонентов соответствуют значениям мольных величин этих компонентов в чистом виде. Значение энтропии при образовании идеальных растворов возрастает, что обусловлено стремлением системы к хаотическому расположению молекул компонентов в растворе. Значение энергии Гиббса уменьшается, что характеризует самопроизвольный процесс образования раствора.

Для парциальной мольной энергии Гиббса можно написать

Gi=∂G∂niP,T,nj≠i=μi.

Равенство следует из определения химического потенциала и парциальной мольной энергии Гиббса. Отсюда получим

G=iμiniилиdG=iμidni.

Парциальные мольные величины компонентов раствора связаны между собой, зависят друг от друга. Такую взаимосвязь отражает уравнение Гиббса–Дюгема.

Возьмем двухкомпонентную систему, состоящую из растворителя и одного растворенного вещества. Энергия Гиббса такой системы может быть представлена так:

dG=μ1dn1+μ2dn2.

Интегрируем это уравнение, а затем возьмем полный дифференциал:

.

Сравним с предыдущим уравнением. Из равенства левых частей уравнений следует

или  .

Разделим на  n1 + n2, получим

или  .

Последние два  уравнения – это уравнения Гиббса–Дюгема для бинарных растворов. Общий вид уравнения можно представить так:

Используя уравнение, можно по зависимости от состава парциальной мольной величины одного компонента найти парциальные величины другого компонента, а также интегральное свойство раствора.
       Для бинарных растворов уравнению можно придать такой вид:

х1∂Z1∂x2dx2+х2∂Z2∂x2dx2=0

Из уравнения следует: парциальные мольные величины в бинарном растворе меняются антибатно, т.е. если парциальная мольная величина одного компонента растет с увеличением доли второго компонента, то парциальная мольная величина второго компонента в этом направлении уменьшается; если на кривой Z1=fx2 имеется максимум, то на кривой Z2=fx2 при том же составе раствора должен быть минимум; при равных долях компонентов (х1 = х2 = 0,5) производные равны по абсолютной величине, но имеют разные знаки.

Используя уравнение, можно по зависимости от состава парциальной мольной величины одного компонента найти парциальные величины другого компонента, а также интегральное свойство раствора.

Для бинарных растворов можно, например, зная химический потенциал или молярнй объем растворителя, найти химический потенциал растворенного вещества:

dμ2 =−x1x2dμ1,

или молярный объем раствора

VM=x1V1+x2V2.

3.2.6. Давление насыщенного пара компонентов над раствором. Уравнения Рауля и Генри

При растворении в жидкости второго компонента давление насыщенного пара растворителя становится меньше. Это объясняется тем, что молекулы растворенного вещества, занимая часть поверхности, снижают интенсивность испарения растворителя. Кроме того, в реальных растворах молекулы растворенного вещества при растворении сольватируются, удерживают часть молекул растворителя, тем самым также снижают интенсивность испарения. Схема процессов испарения представлена на рис 3.14.

Понижение давления пара растворителя над разбавленным раствором нелетучего компонента описывается уравнением Рауля:

где Р1 – давление насыщенного пара растворителя над раствором; Рº1 – давление насыщенного пара растворителя  над  чистым   растворителем;  х1  – мольная доля растворителя в растворе.

Рис. 3.14. Схема процессов испарения растворителя:

а – из чистого растворителя; б –  из раствора

а

б

Согласно закону Рауля, давление пара растворителя над раствором пропорционально мольной доле растворителя в растворе, а коэффициентом пропорциональности является давление пара чистого растворителя. Эта зависимость была получена экспериментально.

Для  двухкомпонентных  растворов  х1 = 1– х2.  Подставив в уравнение Рауля вместо х1  значение 1– х2, после  некоторых преобразований можно получить:

где  х2 – мольная доля растворенного вещества.

Это уравнение считают следствием из закона Рауля, оно показывает, что относительное снижение давления насыщенного пара растворителя над раствором равно мольной доле растворенного вещества.

В идеальных растворах закон Рауля выполняется для обоих компонентов во всем интервале составов.  То есть для растворенного вещества в идеальном растворе также применимо уравнение

В реальных предельно разбавленных растворах для растворителя выполняется закон Рауля, а для растворенного вещества уравнение Рауля не применимо.

Можно получить уравнение, показывающее зависимость парциального давления пара растворенного вещества от состава раствора. Учитывая, что dμ2 = RTdlnP2, a dμ1 = RTdln x1, представим уравнение Гиббса–Дюгема в таком виде:

dlnP2=−x1x2dlnx1.

Выполним последовательные преобразования правой части уравнения

−x1x2dlnx1=−x1dx1x2x1=−dx1x2=−d(1−x2)x2=dx2x2=dlnx2.

Получим уравнение

dlnP2 = dln x2.

При интегрировании данного уравнения получим

lnP2 = ln x2 + lnК2,

где lnК2 – постоянная интегрирования.

При дальнейшем преобразовании получим выражение

Р2  = КГ х2,

которое называют уравнением или законом Генри. Уравнение показывает, что парциальное давление пара растворенного вещества над разбавленным раствором пропорционально молярной доле растворенного вещества. В уравнении КГ – константа Генри. Как правило, закон Генри применяют, если растворенное вещество – газ.

В идеальных  растворах  закон Генри совпадает с  законом  Рауля:  КГ  = Р2, в  реальных  растворах  могут  наблюдаться различные отклонения от закона Рауля. На рис. 3.15 представлена схема зависимости давления насыщенного пара компонентов А и В раствора от состава раствора.

РА

Р

РВ

хВ

хА

Области закона Рауля

Области закона Генри

Рис. 3.15. Схема зависимости давления насыщенного пара компонентов от состава раствора

Пунктирные линии характеризуют зависимости для идеальных растворов, сплошные линии – зависимости давления насыщенного пара от состава неидеального раствора с положительным отклонением от линейной зависимости.

3.2.7. Определение активностей

Для описания свойств реальных растворов вводится понятие активности. Активностью аi компонента раствора называется термодинамическая величина, которую подставляют вместо концентрации в выражение для химического потенциала идеального раствора, чтобы получить действительное значение химического потенциала реального раствора:

lna=μi−μioRT.

Активность аi – безразмерная величина, определяемая через разность химических потенциалов вещества в данном состоянии и в стандартном состоянии.

Активность может быть определена через экспериментально найденные величины

аi=PiPio,

где Рi  – давление насыщенного пара i-го компонента над раствором,    Pio– давление насыщенного пара чистого i-го вещества при той же температуре и в том же фазовом состоянии, что и раствор.

Активность представляет собой произведение концентрации хi компонента на коэффициент его активности γi:

аi = γi хi..

Коэффициент активности показывает отличие свойств реального раствора от свойств идеального раствора.

Если состав раствора выражен в мольных долях, то коэффициент активности, характеризующий отклонение от идеальности по отношению к чистому веществу, называют рациональным. Если состав раствора выражен через моляльность или молярность, то коэффициент активности называют концентрационным (моляльным или молярным). Он характеризует отклонение от идеальности по отношению к гипотетическому идеальному раствору с единичной концентрацией.

Только для очень разбавленных растворов значения коэффициентов активности могут совпадать. В настоящее время найдены коэффициенты активности для многих компонентов для растворов разных составов.

Существует несколько способов определения активности и коэффициента активности.  Коэффициент активности растворителя можно рассчитать на основании отклонений от закона Рауля (при хi → 1   γi  →1,  а  ai → хi.):

Коэффициенты активности растворенного вещества можно рассчитать на основании отклонений от закона Генри:

При хi  →  0   γi → 1,  т.  е.   ai → хi.

Рассмотрим графический метод определения коэффициента активности, например, по давлению пара растворителя над раствором (рис. 3.16)

Определив парциальное давление пара растворителя Р1 для какого-то  значения х2, n  ,  найдем соотношение  АС/АВ = Р1 /х1 Р10 = γ1,

т. е. коэффициент активности.

Рис. 3.16.  Графическое определение коэффициента активности

Р1

х1

Р2

С

В

А

х2

х2, n

Р

Для бинарных летучих жидких смесей, у которых х2 принимает все значения от 0 до 1, этим же методом можно определить коэффициент активности для второго компонента.

Для системы с положительным отклонением от закона Рауля коэффициент активности будет иметь значение больше единицы, для систем с отрицательным отклонением – меньше единицы.

Коэффициент активности растворителя можно определить по понижению температуры замерзания или по повышению температуры кипения растворителя в растворе

по осмотическому давлению раствора

lnγ1=−πVRT−lnx1

Определить активность и коэффициент активности растворенного компонента, имеющего ограниченную растворимость в жидкости (твердые тела, газы), можно по активности растворителя. В уравнение Гиббса–Дюгема

подставим значение химического потенциала реальных растворов

Получим уравнение, позволяющее определить активность растворенного вещества, если известна активность растворителя:

После интегрирования получаем уравнение

По этому уравнению можно рассчитать активность растворенного вещества а2 для любого значения х2, если известны значения активностей растворителя для разных значений х1 и хотя бы одно значение а2. Правая часть уравнения определяется графически. Для этого строится график зависимости х1/х2 = f(–ln a1), площадь под кривой между соответствующими значениями ln a1, выраженная в соответствующих единицах, будет соответствовать численному значению правой части уравнения.

Существуют и другие методы определения активности компонентов. Отдельные методы применяют для определения активностей электролитов. Активность является важным термодинамическим свойством компонентов в реальных системах, поэтому нужно уметь находить и применять эту величину в термодинамических расчетах.

3.2.8. Понижение температуры замерзания и повышение

температуры кипения разбавленных растворов

Для разбавленных растворов, к которым можно отнести пресноводные водоемы, наблюдаются такие закономерности, как понижение температуры замерзания и повышение температуры кипения растворов по сравнению с таковыми у чистого растворителя. Получим уравнения, описывающие такие свойства растворов.

# Рассмотрим зависимость давления насыщенных паров растворителя от температуры для чистого растворителя и для растворителя в растворах нелетучих веществ разной концентрации (рис. 3.17).

Кривая АА' показывает зависимость давления насыщенного пара от температуры чистого растворителя, ВВ' – зависимость  от температуры давления насыщенного пара растворителя над раствором, СС' – зависимость давления насыщенных паров растворителя над раствором с большей концентрацией, АD – зависимость давления насыщенного пара над льдом от температуры.

Возьмем на графике некую температуру Т. При нагревании чистого растворителя от температуры Т до температуры Тк1 (кривая 1) давление насыщенных паров достигает атмосферного, т.е. жидкость закипает.

Рис. 3.17. Схема зависимости давления насыщенных

паров растворителя над чистым растворителем и                 над растворами

Р

D

С

В

А

1

2

3

А′

В′

С′I

T

Tк1 Tк2 Tк3

T

Tз3   Тз2   Тз1

Если будем нагревать жидкость, содержащую растворенное веще-ство (кривая 2), то при Тк1 она не закипит, так как давление насыщенных паров над ней еще не достигло атмосферного. Чтобы растворитель закипел, нужно увеличить температуру до Тк2. Если взять раствор с большей концентрацией (кривая 3), то для его кипения необходимо достичь еще большей температуры Тк3.

Если чистый растворитель от некой температуры Т охлаждать, то при достижении температуры Тз1 давление насыщенных паров над жидкой фазой (кривая 1) станет равным давлению паров над льдом АD в точке А. Вспомним, что равенство парциальных давлений компонента над фазами – условие равновесия фаз. При дальнейшем отводе тепла температура не снизится,  пока жидкость не замерзнет.

Если охлаждать раствор (кривая 2), то при Тз1 растворитель не замерзнет, так как давление паров над жидкостью еще не достигнет такового над твердой фазой. Чтобы произошла кристаллизация, необходимо снизить температуру до Тз2. Если взять раствор с большей концентрацией (кривая 3), то замерзание произойдет при еще большем снижении температуры до Тз3.

Понижение температуры замерзания растворителя в растворе по сравнению с температурой замерзания чистого растворителя пропорционально моляльной концентрации растворенного вещества:

ΔотвT = Kт2.

Аналогично повышение температуры кипения растворителя пропорционально моляльной концентрации растворенного вещества:

ΔкипT = Ет2.

В этих уравнениях К и Е – криоскопическая константа и эбулио- скопическая константа соответственно; m2 – моляльная концентрация растворенного вещества.

Для разбавленных растворов электролитов в уравнения вводится изотонический коэффициент, учитывающий увеличение частиц при диссоциации электролита. Уравнения будут иметь следующий вид:

ΔотвT = iKт2;         ΔкипT = iЕт2.

Понижение температуры замерзания и повышение температуры кипения раствора по сравнению с чистым растворителем для неэлектролитов можно расcчитать по уравнениям:

гдеΔплΗ и ΔиспΗ – молярные энтальпии плавления и испарения растворителя;  Тотв и Ткип – температуры отвердевания и кипения растворителя; М1 – молярная масса растворителя.

Из последних уравнений можно рассчитать криоскопическую и эбулиоскопическую константы

Каждый растворитель имеет свою криоскопическую и эбулиоскопи-ческую константы, значения которых определяются свойствами самого растворителя и не зависят от природы растворенного вещества. Физический смысл констант можно интерпретировать как ожидаемые повышение температуры кипения и понижение температуры замерзания растворителя,  если в 1000 г этого растворителя растворить 1 моль любого неэлектролита.

Методы исследований, в которых используют значения понижения температуры замерзания или повышения температуры кипения растворителя называют криоскопическим или эбулиоскопическим соответственно. С помощью таких методов можно, например, найти молекулярную массу растворенного вещества.

,

где g1  и g2 – навески растворителя и растворенного вещества соответственно.

3.2.9. Осмотическое давление растворов

При смешивании растворов разных концентраций растворенное вещество из области с большей концентрацией будет диффундировать в область с меньшей концентрацией до тех пор, пока во всем растворе не установится одинаковая концентрация. Другими словами, будет идти самопроизвольный процесс перераспределения компонентов раствора из области больших значений их химических потенциалов в области меньших значений до тех пор, пока химические потенциалы компонентов не станут одинаковыми во всем объеме раствора.

Если между растворами  разнойконцентрации или между раствором и чистым  растворителем поместить полупроницаемую мембрану (например, из целлофана, коллодия и др.), пропускающую только      молекулы растворителя, но не пропускающую молекулы растворенного    вещества, растворитель будет проникать в раствор с большей концентрацией (рис.3.18). Объем раствора с большей концентрацией увеличивается (уровень жидкости в растворе повышается).

Самопроизвольное   проникновение молекул растворителя через полупроницаемую мембрану в раствор называется осмосом.

Преимущественное движение  молекул  растворителя  в  раствор прекратится, если стремление молекул к  выравниванию  концентрации  будет уравновешено каким-либо внешним давлением,  например,  гидростатическим давлением столба жидкости (рис. 3.18).

Рис.  3.18. Схема прибора для изучения осмоса:

1 – сосуд с растворителем;

2 – сосуд с раствором;

3 – полупроницаемая мембрана; 4 – манометр

Внешнее избыточное давление, которое нужно приложить к раствору, чтобы прекратился осмос, можно считать численно   соответствующим  осмотическому давлению раствора (π).

Для идеальных растворов на границе с чистым растворителем осмотическое давление  можно  найти  по уравнению Ван-Лаара

πV1 =  – RT ln х1

В  этом  уравнении  V1  –  молярный объем растворителя.

Уравнение Ван-Лаара дает наилучшее согласие с экспериментом в широком диапазоне концентраций.

Для  бинарных  растворов имеем  х1  = 1 – х2  и  πV1  =  – RT  ln (1 – х2).

В разбавленных  растворах  при   х2 → 0

ln (1 – х2) = −x2−x222−x233−...≈−x2.

Получим уравнение

πV1 =   RT х2.

В разбавленных  бинарных  растворах  можно  принять,  что объем

растворителя близок к объему раствора (n1V1 ≈ V), а

.

Получим уравнение

,

где С – молярная концентрация раствора.

Уравнение π = СRT было получено Вант-Гоффом. Из уравнения следует, что осмотическое давление разбавленных растворов пропорционально концентрации и температуре. Кроме того, растворы разных веществ, имеющих одинаковые концентрации, при одинаковых температурах имеют одинаковое осмотическое давление и называются  изотоническими растворами.

В растворах электролитов при диссоциации молекул увеличивается число частиц. Осмотическое давление растворов электролитов, как правило, выше давления растворов неэлектролитов. Поэтому для определения осмотического давления растворов электролитов в уравнение вводят изотонический коэффициент i, который в данном случае еще называют изоосмотическим коэффициентом

π = iСRT.

Осмотическое давление играет большую роль в жизнедеятельности живых организмов. Процессы обмена веществ непосредственно связаны с различной проницаемостью клеточных мембран для воды и растворенных веществ. Осмотическое давление клеточного сока большинства клеток растений и животных на границе с водой находится в пределах 0,4–1,5 МПа. В результате осмотического давления вода проникает в клетки, создавая в них гидростатическое давление – тургор. Это давление обусловливает прочность и устойчивость тканей живых организмов. В результате осмотического давления вода может подниматься от корней к вершинам деревьев на десятки метров.

Процессы поглощения воды строительными изделиями и конструкциями могут быть отчасти обусловлены осмотическими явлениями.

Если живые клетки или ткани помещены в окружающий раствор с большей концентрацией, чем внутренний раствор клеток (в гипертонический раствор), то вода в результате осмотического давления будет оттекать в окружающий раствор. Живые ткани обезвоживаются и гибнут. Явлением осмоса можно объяснить отсутствие растительности на природных солончаках и исчезновение природных ландшафтов при засолении почв в результате человеческой деятельности.

На практике достаточно широко применяют обратный осмос – метод разделения растворов при высоком давлении с использованием полупроницаемых мембран.

Если в сосуде с раствором (см. рис. 3.18) создать давление выше осмотического, то чистый растворитель будет фильтроваться через полупроницаемую мембрану во внешний сосуд. Раствор во внутреннем сосуде будет концентрироваться, так как растворенное вещество во внешний сосуд через мембрану не пройдет. Этот метод применяют для опреснения соленой воды, очистки сточных вод, концентрирования растворов и др.

Понижение давления насыщенного пара растворителя над раствором, понижение температуры замерзания и повышение температуры кипения растворителей в растворах, осмотическое давление и некоторые другие свойства разбавленных растворов называют коллигативными. Это свойства, которые определяются концентрацией и не зависят от природы растворенного вещества.

3.2.10.  Растворы газов в жидкости

Газ при контакте с жидкостью растворяется в ней. Содержание газа в жидкости в насыщенном растворе колеблется в широких пределах и зависит от природы газа и растворителя, от давления и температуры, от содержания в жидкости других компонентов. Для изучения растворимости газов большое значение имеет уравнение Генри

Р2  = КГ х2.

Если растворенное вещество – газ, то значение х2  в этом уравнении считают растворимостью газа при данном давлении Р2. Растворимостью газа называют его концентрацию в насыщенном растворе при данном давлении и данной температуре.

Из уравнения Генри следует, что при повышении давления растворимость газов повышается. Однако отношение растворимости газа к его давлению над раствором – величина постоянная

х2/Р2   = 1/ КГ = К′.

Так как давление газа пропорционально его концентрации над раствором, то для предельно разбавленных растворов отношение концентрации газа в растворе к его концентрации над раствором – тоже постоянно.

На практике часто количество растворенного газа выражают в объемных единицах. В этом случае вводят величину –  коэффициент растворимости КР, показывающий, какой объем газа может раствориться в одном объеме растворителя

КР = Vг/V.

Эта величина не зависит от давления. При повышении давления над раствором увеличивается масса газа, растворенного  в жидкости. Однако, как известно, с повышением давления увеличивается плотность газа. Поэтому бо́льшая масса газа при более высоком давлении будет занимать такой же объем, как и меньшая масса газа при меньшем давлении.

Если измерять объем растворенного газа при температуре 273 К, то интенсивность растворения определяется коэффициентом поглощения (абсорбции) газа

Ка = КР · 273/V = Vг273/V.

Эта величина также не зависит от  давления (в границах применимости закона Генри).

При растворении в жидкости смеси  газов выполняется закон Генри-Дальтона: при постоянной температуре растворимость каждого компонента газовой смеси пропорциональна его парциальному давлению в газовой смеси над жидкостью и не зависит от содержания в газовой смеси других компонентов.

Идеальная растворимость газов не зависит от свойств растворителя. Реальная растворимость отличается от идеальной. Для реальных растворов наблюдаются как положительные, так и отрицательные отклонения от закона Генри. Реальная растворимость газов зависит от свойств газов и растворителя. Например, кислород лучше растворяется в воде, чем азот (табл. 3.2).

Таблица 3.2

Растворимость некоторых газов в воде при Р = 1,013 · 105 Па

| Газ | Ar | He | H2 | N2 | О2 | CO2 | NH3 | SO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент абсорбции | 0,058 | 0,010 | 0,021 | 0,024 | 0,049 | 1,71 | 1174 | 79,8 |

Как правило, газы с полярными молекулами лучше растворяются в полярных растворителях, а газы с неполярными молекулами – в неполярных растворителях. Очень высокая растворимость некоторых газов (аммиак, диоксид серы, диоксид углерода и др.) объясняется тем, что при растворении они химически взаимодействуют с растворителем.

На растворимость газов влияет температура. Для идеальных растворов, также для разбавленных растворов в интервале концентраций, где выполняется закон Генри, зависимость растворимости от температуры определяется уравнением

∂lnx2∂TP,насыщ=ΔрастН2RT2.

В этом уравнении ∆раствH2 – дифференциальная (парциальная) теплота растворения газа в насыщенном растворе.

При растворении большинства газов происходит выделение тепла (∆растH < 0), поэтому с повышением температуры растворимость таких газов, при невысоких давлениях и температурах, снижается. При высоких давлениях и температурах растворимость газов в жидкостях может увеличиваться.

На растворимость газов влияет присутствие других компонентов. Например, при добавлении электролитов в водные растворы газов происходит выделение газов, растворимость их снижается, происходит «высаливание» газов из их водных растворов. Влияние электролитов на растворимость газов в воде показывает уравнение Сеченова

,

где S0 и S – растворимость газов в воде и в растворе электролита соответственно; К – коэффициент; С – концентрация электролита.

Способность газов к растворению в жидкостях используют при улавливании газов в ряде производств. Например, применяют абсорбцию (поглощение) газов в абсорбционных колоннах встречным распылением воды. Для улавливания органических газов в качестве поглотителей применяют масла.

3.2.11.  Растворы жидкостей в жидкостях. Системы, образованные двумя летучими, неограниченно смешивающимися жидкостями

При смешивании двух жидкостей они могут неограниченно растворяться друг в друге, например, этиловый  спирт и вода. Жидкости могут практически не растворяться друг в друге (ртуть и вода), а могут быть частично, ограниченно взаимно растворимы (анилин и вода).

Рассмотрим двухкомпонентную систему, образованную двумя летучими, хорошо взаимно растворимыми жидкостями. Насыщенный пар, находящийся в равновесии с жидкой фазой, содержит компоненты обеих жидкостей (рис. 3.19.).

Рис. 3.19. Схема процессов испарения:

а – одной жидкости; б –  смеси двух жидкостей

а

б

Общее давление над бинарной жидкой фазой, образованной компонентами А и В,  представляет собой сумму парциальных давлений компонентов

Р = РА + РВ  или  Р = Р1 + Р2

Для идеальной системы для обоих компонентов во всем интервале составов выполняется закон Рауля

Общее давление пара в такой системе можно представить уравнением :

т. е. давление пара над идеальными летучими смесями линейно зависит от состава жидкой фазы. Для неидеальных систем наблюдаются положительные и отрицательные отклонения от линейной зависимости.

Схема зависимости давления насыщенного пара над жидкой фазой  от состава жидкой фазы представлена на рис. 3.20.

Рис. 3.20. Схема зависимости парциальных давлений и общего давления насыщенного пара от состава: а – идеального раствора; б – раствора, имеющего положительное отклонение; в – раствора, имеющего отрицательное отклонение от линейной зависимости

а

х2

Р2

Р1

Р1=Р01·х1

Р2=Р02·х2

х1

Р

Р=Р1+Р2

б

х2

К

х1

Р

в

Р

К′

х2

х1

Для идеальной системы наблюдается линейная зависимость давления насыщенного пара от состава жидкой фазы (рис. 3.20, а).

У растворов с положительными отклонениями (рис. 3.20, б) давление пара каждого компонента над раствором больше, чем следует из закона Рауля. Коэффициенты активности компонентов должны быть больше единицы. У растворов с отрицательными отклонениями (рис. 3.20, в) давление  пара каждого компонента над раствором меньше, чем давление, соответствующее закону Рауля, коэффициенты активности компонентов таких растворов должны быть меньше единицы.

Положительные отклонения наблюдаются в тех случаях, когда межмолекулярные взаимодействия в чистых компонентах больше, чем взаимодействия между молекулами разных компонентов. При отрицательных отклонениях сильнее взаимодействуют молекулы разных компонентов, чем молекулы чистых компонентов.

Причинами отклонений могут быть ассоциация и диссоциация молекул. Если при образовании раствора происходит ассоциация молекул компонентов, образуются соединения, наблюдаются отрицательные отклонения. Если при смешивании двух жидкостей разрушаются ассоциированные комплексы, которые были в индивидуальных жидкостях, наблюдаются положительные отклонения.

Положительные и отрицательные отклонения от линейной зависимости могут быть настолько сильными, что на суммарных кривых давления насыщенного пара появляется максимум (точка К) или минимум (точка К′). Положительные отклонения имеют системы ацетон–сероуглерод, вода–пиридин и др. Отрицательные отклонения дают системы ацетон–хлороформ, бензол–хлороформ и др.

Опытным путем можно определить температуры кипения растворов двух жидкостей разных составов, а также состав пара над каждым раствором при разных температурах. По результатам определений можно построить диаграммы  зависимости давления пара от состава как жидкой фазы, так и от состава равновесного с ней пара, а также диаграмму зависимости температуры кипения жидкой смеси от ее состава и от состава равновесного с ней пара.

Примером диаграмм состояния  давление пара–состав с положительным отклонением от линейной зависимости и диаграмм состояния температура кипения–состав для неидеальных растворов могут быть диаграммы, представленные на рис. 3.21.

Верхняя кривая (рис. 3.21, а) показывает зависимость общего давления насыщенного пара над раствором от состава жидкой фазы. Нижняя кривая показывает состав насыщенного пара над жидкостью соответствующего состава. Так для жидкости состава х2,а давление пара соответствует  значению Ра. Такое давление обеспечивает находящийся в равновесии с жидкостью пар состава х2,а′.  Равновесные составы пара и жидкости различаются, пар содержит больше второго компонента (х2,а′ > х2,а).

Чем выше давление насыщенного пара над жидкостью, тем ниже температура кипения этой жидкости. Поэтому кривые рис. 3.21, б имеют качественное зеркальное подобие с таковыми на рис. 3.21 а. При Т = Та в равновесии находятся жидкость состава  х2,а и пар состава х2,а′, причем (х2,а′ > х2,а).

а′

Рис.  3.21. Схема зависимости давления насыщенного пара (а) и температуры кипения (б) неидеального раствора от состава

Ра

а

а′

Газ

Р

Жидкость

х2

х1

а

х2,а′

х2,а

в0

в

Жидкость

Та

Тв

Тс

с′

с

х2,а    х2,в

х2,а′ х2,в′ х2,с′

х2

х1

Т

Газ

б

М

а

в′

Насыщенный пар относительно богаче тем компонентом, прибавление которого к смеси повышает общее давление пара при постоянной температуре и уменьшает температуру кипения раствора при постоянном давлении (первый закон Коновалова).

Над верхней кривой диаграммы находится область существования только газовой фазы. Между кривыми заключена область сосуществования двух фаз: жидкости и газа. Ниже находится только жидкая фаза.

Возьмем на диаграмме точку М (рис. 3.21, б). Система, характеризуемая этой точкой, представляет собой газ, состоящий из двух компонентов состава х2,а′. Число степеней свободы системы С = 2 – 1 + 1 = 2. Можно независимо друг от друга в определенных пределах менять температуру и состав системы. При этом число фаз не изменится.

При снижении температуры до значения Та (точка а′) в системе образуются первые капли жидкого раствора состава х2,а, более богатого первым компонентом. Система образована двумя фазами – газом и жидкостью. Число степеней свободы С = 1. Можно произвольно изменять только один параметр, например температуру. Второй параметр (состав) будет изменяться зависимо от первого.

При дальнейшем снижении температуры до Тв будет продолжаться конденсация газовой фазы, состав ее будет меняться по кривой а′, в′, с′ до состава х2,в′, т. е. обогащаться вторым компонентом. Образующаяся жидкая фаза по мере конденсации также будет обогащаться вторым компонентом, состав жидкости будет меняться по кривой а, в, с до состава х2,в. Состав равновесных фаз при любой температуре можно определить по точкам пересечения коннод (изотерм) с соответствующими кривыми. Так, при температуре Тв  коннода  в, в0, в′ в точке в пересекается с кривой состава жидкости, проекция точки в на ось состава указывает состав жидкой фазы (х2,в′). Эта же коннода пересекается с кривой состава насыщенного пара в точке в′, что отвечает составу пара х2,в′.

При дальнейшем снижении температуры до значения Тс газовая смесь полностью превратится в жидкость, состав жидкости станет таким же, каким был состав исходной газовой смеси (х2,а′). Система будет представлена одной фазой.

Различие состава жидкой смеси и равновесного с ней пара положено в основу разделения жидкостей путем перегонки. Возьмем раствор состава ха (рис. 3.22). При температуре кипения этого раствора Та (точка а) над жидкой фазой образуется пар состава ха′, более богатый вторым компонентом. Если пар такого состава отделить и охладить, получится жидкость (конденсат), первые капли которой будут иметь состав ха′.

Та

Тв

Тd

г

г′

d

а′

в

Жидкость

с′

e׳

хd        хв

ха   хd′  хе′ хв′ хс′ха′ ха′

х2

х1

Т

a

в′

d׳

Газ

Рис. 3.22. Диаграмма температура кипения–состав бинарной системы

В процессе перегонки исходная жидкость относительно обогащается первым компонентом, ее состав меняется по кривой а, в, d. Состав пара (и конденсата) также меняется. Если отобрать первую фракцию конденсата, состав которого менялся от ха′ до ׳ хв′, фракция будет иметь усредненный состав хс′. Исходная жидкость после отбора фракции конденсата будет иметь состав хв. При дальнейшей отгонке получим следующую фракцию – конденсат состава хе′, а состав исходной жидкости относительно обогатится первым компонентом до хd. В результате перегонки можно получить практически чистый первый компонент х1 и ряд фракций разного состава.

Полученные фракции можно повторно перегнать. Так, первая фракция состава хс′ даст первые капли конденсата состава хг′. Продолжая этот процесс, можно, в конце концов, получить практически чистый компонент х2. Промежуточные фракции смешивают и вновь перегоняют.

В промышленности для разделения жидкостей применяют ректификационные колонны, где процесс разделение жидкости на фракции и их последующая перегонка представляют собой единый автоматизированный процесс.

Бывают бинарные системы летучих взаимно растворимых жидкостей, у которых на кривых зависимости температуры кипения от состава имеются  экстремальные точки (рис. 3.23).

Рис. 3.23. Диаграммы состояния двух неограниченно растворимых  летучих жидкостей, образующих азеотропные смеси

Жидкость

хаз

х1

х2

Газ

Т

г

Жидкость

хаз

х1

х2

Газ

Р

в

хаз

х2

Газ

х1

Жидкость

Р

ха

х2

хаз

хв

х1

хв′

ха′

в

в′

а

а′

Жидкость

Т

Газ

б

а

Точки максимума и минимума на кривой общего давления пара или температуры кипения отвечают раствору, состав которого одинаков с составом равновесного с ним пара (второй закон Коновалова).

Смеси такого состава называются азеотропными. Экстремальные точки на рис. 3.23 соответствуют азеотропным составам хаз.

Азеотропные смеси образуют водные растворы сильных кислот, этилового, пропилового, бутилового спиртов и др.

Азеотропные смеси перегонкой нельзя разделить на исходные компоненты. Из таких систем можно выделить азеотроп и один компонент, взятый в избытке по отношению к азеотропному составу. Так, из жидкости состава ха (рис. 3.23) можно выделить первый компонент х1  и азеотропный состав хаз. Из жидкости состава хв можно получить второй компонент х2 и азеотропный состав хаз.

Азеотропная смесь при кипении образует насыщенный пар и конденсат такого же состава, как и жидкость. Температура кипения азеотропной смеси и ее состав при постоянном давлении не изменяется вплоть до полного испарения исходного азеотропа.

При изменении внешнего давления и, следовательно,  температуры кипения жидкости изменяется азеотропный состав и положение экстремальных точек на кривой температуры кипения. В некоторых случаях можно найти давление, при котором жидкости не образуют азеотроп и могут быть разделены перегонкой.

    - Системы, образованные ограниченно взаимно

растворимыми жидкостями

Существует довольно много бинарных жидкостей, ограниченно растворимых друг в друге при обычной температуре. Например, взаимную растворимость воды и анилина можно представить в виде диаграммы, приведенной на рис. 3.24, а.

% анилина. Если, например, к воде добавить меньше 3% анилина, то образуется истинный раствор анилина в воде. С увеличением количества анилина жидкая смесь разделится на два слоя. Верхний водный слой будет насыщен анилином, а нижний анилиновый слой – водой. Число степеней свободы системы С = К – Ф + 1 = 1.

С повышением температуры растворимость анилина в воде увеличивается (кривая АВ), а в анилине повышается растворимость воды (кривая СВ).  По точкам пересечения коннод  с кривыми АВ и СВ  определяют состав равновесных фаз. Так, точке а1 отвечает состав водного слоя, а точке а2 – состав анилинового слоя при температуре Та. С повышением температуры в водном слое повышается содержание анилина, а в анилиновом слое – содержание воды. При температуре Тb состав водного слоя отвечает точке b1, а анилинового слоя – точке b2.

Рис. 3.24. Зависимость растворимости от температуры жидких смесей: а – вода–анилин; б –  вода–триэтиламин; в – вода–никотин

а

(С2Н5 )3N

Т

А

В

С

Н2О

б

Н2О

С4Н14N2

В

В

Т

в

Tb

Ta

b2

a2

С

А

b1

а1

Н2О

С6Н5NH2

Т

В

При температуре выше 168оС жидкости будут растворяться друг в друге в любых соотношениях. Кривые сливаются (точка В). Система становится однофазной, число степеней свободы  С = 2.

При охлаждении однофазной системы ниже температуры 168оС жидкость разделится на два слоя. При дальнейшем снижении температуры будет снижаться содержание анилина в водном слое, а воды – в анилиновом слое.

Температура, при которой ограниченно растворимые жидкости становятся неограниченно растворимыми, называется критической температурой растворения.

На диаграмме область внутри фигуры, ограниченной кривой АВС – это область сосуществования двух жидких фаз. За пределами кривой находится область неограниченной растворимости жидкостей, система однофазна. Точка В называется верхней критической точкой растворимости. Верхняя критическая точка найдена для смесей воды и фенола, сероуглерода и метилового спирта и др.

Существуют бинарные смеси с нижней критической точкой растворимости, например, вода и триэтиламин (рис. 3.24, б). Взаимная растворимость таких жидкостей повышается при снижении температуры. Нижнюю критическую точку имеют смеси воды и коллидина, воды и пиперидина и др.

Есть бинарные смеси, у которых существуют и верхняя, и нижняя критические температуры растворения. Примером может быть смесь воды и никотина (рис.3.24, в).

В целом можно предположить, что для любой пары ограниченно растворимых жидкостей должны быть и верхняя и нижняя температуры растворимости.  Однако эти температуры не всегда достижимы. Нижняя температура может быть не найдена потому, что один из компонентов закристаллизуется  раньше этой температуры. Верхняя критическая температура не достижима, если один или оба компонента летучи, и кипение жидкости начнется при более низкой температуре.

При рассмотрении систем из двух ограниченно растворимых жидкостей газовая фаза не учитывалась. Примем во внимание газовую фазу и будем считать, что система состоит из двух компонентов, не смешивающихся в жидком виде (взаимная растворимость мала, ею можно пренебречь). В этом случае можно считать, что сосуществующие жидкие фазы представляют собой практически чистые компоненты. Давление пара над смесью равно сумме давлений насыщенных паров чистых компонентов. Диаграмма таких систем в координатах Т = f(x) при постоянном давлении представлена на рис. 3.25.

Жидкость А + жидкость В

c2

в2

ТА

Т

ТМ

e2

e1

d1

R

Q

Р

d2

d0

ТR

Тd

c1

c2

в0

Рис. 3.25.  Диаграмма равновесия между жидкостью и паром в  двухкомпонентной системе с несмешивающимися жидкостями

с простой эвтектикой

Тв

Т

Ув

в1

УR

УМ

М

хА

а0

а2

TВ

хВ

Та

Тe

Уc

Тс

Пар

e0

Выше линий ТАR и ТАR – область, соответствующая системе, образованной газовой фазой, ниже линии РRQ – область, которая соответствует системе, состоящей из двух несмешивающихся жидкостей.

Система состава УМ  при температуре ТМ образована газовой фазой. При охлаждении системы до температуры Та в системе возникнет вторая фаза – жидкая, образованная компонентом В. При дальнейшем снижении температуры (процесс показан стрелками) из газовой фазы будет конденсироваться компонент В, состав газовой фазы будет меняться по линии ТАR до состава УR. При температуре ТR  в системе в равновесии находятся три фазы: газовая состава УR , жидкость, образованная компонентом А,  и жидкость, образованная компонентом В. Ниже температуры ТR система образована двумя несмешивающимися жидкостями.

Если состав пара отвечает левой части диаграммы (левее точки R), то при конденсации образуется чистый компонент А, состав равновесного пара меняется по линии ТАR до состава УR.

Если в конденсированных фазах соотношение компонентов отличается от соотношения компонентов в газовой фазе, то при нагревании испаряться в первую очередь будет компонент, содержание которого в конденсированных фазах меньше. В конечном счете в конденсированной фазе останется тот компонент, содержание которого в конденсированных фазах было больше, чем в газовой фазе.

В точке R пересечения кривых  состав пара отвечает составу сконденсированной жидкости. Такая гетерогенная система, состоящая из двух несмешивающихся жидкостей, общий состав которой соответствует составу равновесного с ней пара, называется гетероазеотропом. Гетероазеотропная смесь имеет наинизшую температуру кипения, ее нельзя разделить методом перегонки. Смесь произвольного состава можно разделить перегонкой на гетероазеотроп и один из чистых компонентов.

Выше была рассмотрена диаграмма двухкомпонентной системы, с допущением, что компоненты не растворяются друг в друге в жидком состоянии. Однако жидкости в той или иной мере взаиморастворимы.   Рассмотрим системы из двух летучих ограниченно растворимых жидкостей, кипение которых начинается при температуре ниже критической. Диаграммы зависимости давления пара от состава летучих смесей с ограниченной растворимостью компонентов даны на рис. 3.26. В таких системах при определенных давлении РС и составах хС – хD (прамая СD) в равновесии находятся три фазы. Число степеней свободы С = 0. Такие системы можно разделить на два основных типа: не образующие азеотропы и образующие гетероазеотропы.

Для первого типа летучих смесей с ограниченной растворимостью характерно, что давление пара РС (рис. 3.26, а,б) в трехфазной системе  выше давления одного из чистых жидких компонентов (точка Р1,), но ниже давления пара второго чистого компонента (точка Р2). Соответственно температура кипения такой трехфазной системы при постоянном давлении находится между температурами кипения индивидуальных жидкостей.

Давлению пара Ра в системе (рис. 3.26, б) соответствует равновесное состояние жидкости  состава ха  и пара состава ха′ (коннода аа′). Система образована двумя фазами. При давлении Рв состав равновесных фаз определяется по конноде вв′. Давлению РС соответствует равновесное состояние трех фаз системы: жидкости состава хС,  жидкости состава хD, пара состава хF.

Рис.  3.26. Схемы диаграмм состояния систем из двух

ограниченно растворимых летучих жидкостей:

а,б –  первого типа;   в,г –  второго типа

Р

хD

Р

х2

х1

Р2

РС

Р1

хС

С

D

а

хF

Р

Рd

х1

х2

хв

хв′

ха

ха′

хD

хС

а׳

Ра

РС

Рв

в

а

d׳

d

в׳

F

P1

С

D

Р2

б

РС

хD

хС

Р2

Р

в

х2

х1

Р1

Р

С

D

хF

F

хС

хD

D

С

г

х2

х1

РС

Р

Примером таких систем могут быть смеси анилин–гексан, вода–фенол и др.

Характерной особенностью систем второго типа является более высокое давление пара трехфазной системы РС (прямая СD), чем давление каждого индивидуального компонента (рис. 3.26, в,г). Соответственно температура кипения такой системы ниже, чем температуры кипения индивидуальных компонентов.

Система летучих ограниченно растворимых жидкостей второго типа на кривой давления пара имеет экстремальные точки. На диаграмме (рис. 3.26, г) точка F соответствует одинаковому составу хF  двухфазной жидкой системы и пара (гетероазеотроп).

Способность некоторых жидкостей образовывать гетероазеотропы можно использовать в практике для разделения жидкостей, образующих истинные азеотропы. Например, вода и пиридин образуют истинный азеотроп, содержащий 57% пиридина. Температура кипения такого раствора 365 К. Для отделения воды и очистки пиридина к этому раствору добавляют бензол, который с водой образует гетероазеотроп с более низкой температурой кипения. При перегонке такой смеси отгоняется смесь бензола с водой, в остатке получают практически чистый пиридин. Гетероазеотроп бензола и воды конденсируется, охлаждается, после отстаивания разделяется на водный и бензольный слои.

Температура кипения смесей второго типа ниже, чем температуры кипения образующих систему индивидуальных жидкостей. Это свойство используют в технологии для перегонки высококипящих жидкостей. Многие соединения разлагаются при температуре ниже температуры кипения. Очистить такие соединения обычной перегонкой нельзя. В этом случае к высококипящей жидкости добавляют другую жидкость, образующую с первой гетероазеотроп. В химической технологии для очистки высококипящей жидкости в качестве второй, низкокипящей жидкости используют воду. Такой процесс называется перегонкой с водяным паром. Пары воды пропускают через слой высококипящей жидкости, практически не смешивающейся с водой. Частично водяной пар конденсируется, образуется и двухслойная жидкость, температура кипения которой ниже температуры кипения воды. После конденсации и охлаждения смесь разделяется на два жидких слоя, их можно отделить друг от друга.

3.2.13.  Двухкомпонентные системы, образующие твердые растворы с неограниченной растворимостью компонентов

При кристаллизации расплавов не всегда выделяются кристаллы чистых компонентов. Кристаллизация многих систем приводит к образованию твердых растворов. Твердые растворы представляют собой системы переменного состава, состоящие из двух и более компонентов, растворитель которых представляет собой твердую фазу. Для твердых растворов, как и для жидких, должно иметь место условие  гомогенности, т. е. это должны быть однородные системы, не имеющие границ раздела фаз.

Твердые растворы широко применяются в строительной практике. Большинство минералов – это твердые растворы сложного переменного состава. Горные породы содержат редкие элементы в виде растворов. Многие искусственные строительные материалы и изделия по своей структуре представляют твердые растворы. При кристаллизации некоторых сплавов образуются интерметаллические соединения, другие сплавы представляют собой твердые растворы. Подбирая состав и технологию можно получить сплав с заранее заданными свойствами. Благодаря этому, металлические сплавы используются как конструкционный материал  шире, чем металлы.

Некоторые твердые растворы образуются достаточно легко, например, при кристаллизации из водных растворов. Однако в большинстве случаев для образования твердых растворов требуются значительные энергозатраты. Например, нагревание до высоких температур при гидротермальных процессах и последующем охлаждении.

Больше распространены твердые растворы двух видов: внедрения и замещения.

Твердые растворы внедрения представляют собой системы, в которых атомы, ионы и другие частицы одного компонента не образуют собственных фаз, а внедряются в кристаллические решетки другого компонента, размещаются между узлами кристаллической решетки другого компонента. Примером могут служить растворы неметаллов (бора, углерода и др.) в металлах.

Твердые растворы замещения – это системы, в которых атомы, ионы одного компонента в узлах кристаллических решеток замещаются атомами или ионами другого компонента, растворенного в первом. Для образования таких растворов необходимо сходство частиц обоих компонентов по ряду параметров. У них должны быть близкие радиусы частиц, одинаковые знаки зарядов для ионов, близкие по форме и размерам кристаллические решетки. Такие компоненты называют изоморфными, а явление замещения – изоморфизмом.

Явление изоморфизма характерно, например, для систем Cu и Au, Si и Al и др. Замещать друг друга в твердых растворах могут и катионы и анионы. Твердые растворы замещения могут быть образованы компонентами неограниченно и ограниченно растворимыми друг в друге в жидком и твердом состоянии, их диаграммы подобны диаграммам неограниченно растворимых жидкостей. К веществам, неограниченно растворимым друг в друге, дающим непрерывный ряд твердых растворов, можно отнести 2МgO ·SiO2 и 2FeO ·SiO2,. Катионы железа в кристаллах   2FeO ·SiO2  могут полностью заменяться катионами магния, а катионы магния в кристаллах 2МgO · SiO2 полностью заменяются катионами железа. Вещества альбит Na2O ·Аl2O3· 6SiO2 и анортит CaO · Al2O3 · 2SiO2  также дают непрерывный ряд твердых растворов, называемых плагиоклазами. Твердые растворы образуют KCl и KBr. В кристаллических решетках этих соединений идет взаимное замещение анионов.

Общий вид диаграммы двух компонентов, образующих непрерывный ряд твердых растворов, дан на рис. 3.27.

Рис.  3.27. Диаграмма состояния двух компонентов,

неограниченно растворимых в жидком и твердом состоянии

Та

Тв

хА

хВ

У3

У2

У0

У1

ТВ+ Ж

Солидус

Ликвидус

в0

а2

в2

c0

а0

в1

c1

ТА

Тс

Т

ТВ

М

Жидк.

Тв.

Линия ТАа0ТВ  – линия  ликвидуса, выше этой линии находится одна фаза – жидкая. Линия ТАс0ТВ – линия солидуса. Линия солидуса – геометрическое место точек на диаграмме фазового состояния, отвечающих равновесию насыщенного твердого раствора, сосуществующего при различных температурах с насыщенным жидким раствором.

Ниже этой линии находится область существования твердых растворов. Между линиями солидуса и ликвидуса – область равновесного сосуществования жидкой и твердой фазы.

Возьмем фигуративную точку М. Эта точка характеризует систему, состоящую из одной жидкой фазы состава У0. Число степеней свободы системы   С = К – Ф + 1 = (2 – 1 + 1)  =  2.

При снижении температуры до точки а0 при Та начинается кристаллизация раствора и образуется вторая фаза – твердая состава У3.

В интервале температур от Та до Тс система двухфазна, число степеней свободы  С = 1.

При снижении температуры до Тв (до точки в0) система будет состоять из жидкой фазы состава У1  (точка в1) и твердой фазы состава У2 (точка в2).

Согласно правилу рычага

nтвnж=У0−У1У2−У0.

Полное отвердевание раствора произойдет при температуре Тс, состав образовавшейся твердой фазы У0 равен составу жидкой исходной фазы.

3.2.14.   Системы, ограниченно растворимые в твердом виде.

Диаграммы первого и второго типа

Многие компоненты, неограниченно растворимые в жидком состоянии, ограниченно  растворимы в твердом состоянии. Это присуще как растворам замещения, так и растворам внедрения. Растворы внедрения, по-видимому, могут быть только ограниченными. По мере увеличения доли внедряемого компонента устойчивость кристаллической решетки растворителя снижается. Концентрация внедряемого вещества не может быть выше некоторого предела, определяемого свойствами кристаллической решетки растворителя. Примером раствора внедрения может быть сталь – твердый раствор углерода в решетке железа.

Растворы с ограниченной взаимной  растворимостью в твердом состоянии характеризуются диаграммами двух типов.

Для растворов первого типа из жидкого раствора, обогащенного компонентом А, выделяется твердый раствор, еще более обогащенный компонентом А. Из жидкого раствора, обогащенного компонентом В, выделяется твердый раствор, еще более обогащенный компонентом В.

Примером может служить диаграмма плавкости системы олово – свинец (рис. 3.28). Рассмотрим диаграмму такого типа.

На диаграмме кривые ТАЕ и ТВЕ – линии ликвидуса, выше которых жидкая фаза. Для точек, взятых выше этих линий, число степеней свободы   С = 2 – 1 + 1 = 2.

Линии ТADE и ТВСЕ  ограничивают фигуры, внутри которых две фазы – жидкая и твердая.  Линии ТАD, CТB – линии солидуса, DEC – эвтектическая горизонталь. Участки ниже линий ТАD, DEC, CТB  представляют только твердые фазы.

Линии FD и СG – линии сольвуса. Линия сольвуса – геометрическое место точек на диаграмме фазового состояния, отвечающих равновесию насыщенного твердого раствора, сосуществующего при различных температурах в равновесии с другим насыщенным твердым раствором. (При уменьшении взаимной растворимости компонентов линии солидуса и сольвуса приближаются и в пределе практически совпадают с вертикальными осями (см. рис. 3.8 – 3.11)).

у2

у0

уq

уС

ув

уЕ

уD

ур

α +β

β

α+ж

в2

в0

а0

D

р

е1

е0

е2

q

С

d0

в2

в0

в1

а2

а0

Е

ТA

А

F

В

G

Те

ТЕ

Та

Тв

ТВ

Ж

α

Рис. 3.28.  Диаграмма состояния системы компонентов, ограниченно растворимых в твердом виде

M

L

Т

Т

Возьмем точку М.  Точка характеризует систему, состоящую из жидкой фазы состава У0. Число степеней свободы С = 2. Снизим температуру до Та (точка а0). При этой температуре появляются первые кристаллы твердого раствора β-модификации. До температуры Тв увеличивается доля твердой фазы, причем состав твердой фазы меняется по линии солидуса ТВС до состава У2 (точка в2). Состав жидкой фазы меняется по линии ликвидуса ТВЕ до состава Ув (точка в1). Число степеней свободы системы С = 2 – 2 + 1 = 1. По конноде в1 – в2 можно по правилу рычага определить соотношение фаз.

При снижении температуры до ТЕ в системе продолжается кристаллизация твердого β-раствора, состав которого меняется до значения УС. В системе при этой температуре есть жидкая фаза состава УЕ, твердая фаза β-модификации состава  УС и появляются кристаллы твердого раствора α-модификации состава УD. При температуре ТЕ число степеней свободы системы С = 2 – 3 + 1 = 0.

Температура смеси не снизится пока вся жидкая фаза состава Ус не перейдет в твердые растворы.

Ниже температуры ТЕ система двухфазна, образована двумя твердыми растворами.  При температуре ТЕ раствор α-модификации имеет состав УD, раствор β-модификации – состав УС. Кристаллы одного раствора β-модификации равномерно распределены по раствору α-модификации и наоборот.    При снижении температуры в системе остаются две твердые фазы, но составы их меняются. Так, при температуре Те состав раствора α-модификации определяется точкой е1, а состав раствора β-модификации – точкой е2. То есть атомы внедряемого вещества выходят из кристаллической решетки другого вещества и образуют свои кристаллы.

Возьмем фигуративную точку L. При снижении температуры до точки а0 система однофазна. В точке а0 выпадают первые кристаллы                    α-раствора. При снижении температуры до точки в0 состав жидкой фазы меняется до точки в2, а состав твердой фазы соответствует исходному составу жидкой фазы. При снижении температуры от точки в2 до точки р в системе одна твердая фаза – раствор α-модификации постоянного состава. При дальнейшем снижении температуры идет разрыв сплошности твердого раствора, он разделяется на смесь двух твердых растворов: α-модификации состава Ур (вещество В растворено в кристаллах вещества А) и β-модификации состава Уq (вещество А растворено в В). При дальнейшем снижении температуры эти растворы будут менять свои составы по линиям рF и qG соответственно.

Диаграммы второго типа характеризуют системы, где один из твердых растворов устойчив только до определенной температуры. При любом составе жидкого раствора твердый раствор обогащен только одним компонентом (рис. 3.29).

Возьмем фигуративную точку М.  Точка характеризует систему, состоящую из жидкой фазы. Число степеней свободы С = 2. Снизим температуру до Та (точка а0).При снижении температуры до точки а0 из раствора начинают выделяться кристаллы состава а2 твердого раствора β-модификации. При дальнейшем охлаждении до ТС  состав жидкой фазы меняется по кривой а0 – С, а состав выпавших кристаллов по кривой а2 –  F.  При температуре ТС начинают выпадать еще кристаллы α-модификации состава УН    (выше этой температуры устойчивы только кристаллы β-модификации).

Система безвариантна, в равновесии три фазы: жидкий раствор состава Ус, твердый раствор α-модификации состава УН и твердый раствор β-модификации состава УF. При дальнейшем отводе теплоты температура системы не снизится пока не растворятся все ранее выпавшие кристаллы β-модификации. Температура ТС называется перитектической температурой.

Tа

TА

Т

УН

УС

УF

TС

g0

а0

a0

C

g1

Тk

Тg

т1

т0

k1

т2

k2

е2

е0

a2

F

Н

Tе

М

L

TВ

β

Рис. 3.29. Диаграмма состояния системы с ограниченной

растворимостью двух компонентов в твердом  виде (2-й тип)

При снижении температуры до Тg продолжают выпадать кристаллы твердого раствора α-модификации, их состав меняется по линии Н – g0. Состав жидкой фазы меняется по линии C – g1. Число степеней свободы, С = 2 – 2 + 1 = 1. Чуть ниже Tg весь расплав закристаллизуется, будет одна фаза – кристаллы α-модификации. Состав кристаллов соответствует составу исходной жидкой фазы (точка М).

При охлаждении системы ниже точки k твердый раствор α-модификации начинает выделять кристаллы раствора β-модификации (состав k2). При дальнейшем снижении температуры состав твердого α-раствора меняется по линии k1m1, β-раствора– по линии k2m2.

Возьмем фигуративную точку L. Система, характеризуемая этой точкой, однофазна, двухвариантна. В точке е0 при Те начинают выпадать кристаллы твердого раствора β-модификации состава е2. Этот процесс идет до температуры ТС, состав жидкой фазы меняется по кривой е0 – C, а состав твердого β-раствора – по кривой е2 – F. При температуре ТС  (прямая   Н – F)    из   β-раствора   состава   УF    выделяются   кристаллы α-раствора состава УН. При этом существует еще жидкая фаза состава УС. Число степеней свободы С = 2 – 3 + 1 = 0.  В дальнейшем при снижении температуры  жидкая фаза исчезнет, система будет состоять из двух твердых растворов. При снижении температуры состав α-раствора будет меняться по кривой Нk1m1, а состав β-раствора – по кривой Fk2m2.

Образование твердых растворов, как и жидких, обусловлено термодинамически. Внедрение в упорядоченную структуру кристалла растворителя частиц другого вещества нарушает порядок,  приводит к увеличению энтропии системы (ΔS > 0). Следовательно, в соответствии с уравнением ΔG = ΔН – ТΔS будет идти снижение свободной энергии системы (ΔG < 0), процесс энергетически выгоден.

3.3. Трехкомпонентные системы

3.3.1. Диаграммы трехкомпонентных систем

Для трехкомпонентных систем, на которые оказывают влияние только давление и температура,  правило фаз Гиббса будет иметь следующий вид:

С  =  3 – Ф + 2  или  С = 5 – Ф.

Это значит, что в трехкомпонентной системе не может быть в равновесии больше пяти фаз, а наибольшее число термодинамических степеней свободы – четыре. Диаграммы систем – четырехмерны, что достаточно сложно для анализа. Поэтому диаграммы трехкомпонентных систем строят, принимая, что система находится при постоянном давлении. В этом случае получается трехмерная пространственная диаграмма, представляющая собой трехгранную призму, в основании которой находится равносторонний треугольник. По высоте призмы откладывается температура. Каждая грань призмы представляет собой диаграмму двухкомпонентной системы. Фигуративная точка в объеме призмы характеризует трехкомпонентную систему. Примером таких диаграмм может быть диаграмма системы CaO – Al2O3 – SiO2 , общий вид которой представлен на рис. 3.30.

Анализ трехмерных диаграмм сложен, поэтому обычно анализ ведут при одной температуре. В этом случае диаграмма будет представлять собой изотермическое сечение пирамиды при данной температуре, т. е. равносторонний треугольник, вершины которого соответствуют чистым компонентам (вид сверху на треугольник, полученный при сечении пирамиды).

Т2

Т

Т

Т

Рис.  3.30. Схема диаграммы трехкомпонентной системы CaO – Al2O3 – SiO2

SiO2

Al2O3        3Al2O3·2SiO2

Т2

Т1

Т1

Т2

Т1

CaSiO3      Ca2SiO4   СаО

Ca3Si2O7

SiO2

Т2

Т1

Т

Т2

Т1

Al2O3

СаО

СаО ·6Al2O3

СаО ·2Al2O3

СаО ·Al2O3

5СаО ·3Al2O3

3СаО ·Al2O3

Т2

Т1

Т

Т

Например, при сечении по Т1 получим изотермическое сечение, общий вид которого дан на рис 3.31.

Al2O3

SiO2

СаО

Рис. 3.31. Схема изотермического сечения  диаграммы трехкомпонентной системы

Точка,  лежащая на одной из сторон треугольника, характеризует состав двухкомпонентной системы, а точка внутри треугольника –  состав трехкомпонентной системы. Заштрихованы области, где в равновесии находятся две фазы – жидкая и твердая. Остальная часть треугольной диаграммы – это область существования жидкой фазы при данной температуре.

Для определения состава трехкомпонентных систем по треугольным диаграммам применяют метод  Гиббса или метод Розебома.

Метод Гиббса основан на свойствах равностороннего треугольника, для которого сумма длин перпендикуляров, опущенных из любой точки внутри треугольника на его стороны, равна высоте этого треугольника. Каждую высоту треугольника делят на 10 или 100 равных частей и через деления проводят линии, параллельные основанию (рис.3.32).

Определим состав трехкомпонентной системы, изображенный точкой М. Для этого опустим из точки перпендикуляры на стороны треугольника. Учтем, что чем ближе точка к любой вершине треугольника, тем больше в системе компонента, соответствующего данной вершине. Будем считать, что компоненты не образуют соединений.

Рис.  3.32. Треугольник для анализа диаграмм

по методу Гиббса и Розебума

С, 100%

Е

N

K

В, 100%

D

B

R

P

S

M

L

F

А, 100%

Для точки М  имеем следующий состав системы:  А – 50%  (длина  отрезка  МF),  В – 20%  (длина отрезка  МЕ),  С – 30% (длина отрезка МD).

Метод Розебома основан на другом свойстве равностороннего треугольника, согласно которому сумма длин отрезков прямых, проведенных параллельно сторонам равностороннего треугольника из любой точки внутри треугольника,  равна стороне треугольника.

Определим состав системы для фигуративной точки К. Из точки К проведем линии, параллельные сторонам треугольника. Длины отрезков от оснований треугольника до точки К пропорциональны  массовым долям компонентов. Проекции этих отрезков на стороны треугольника дают содержание соответствующих компонентов.

Длина отрезка KL соответствует содержанию компонента А (50%), длина отрезка KN соответствует содержанию компонента В (30%),  длина отрезка    КВ   –  содержанию компонента  С (20%).

Для треугольных диаграмм так же, как и для плоских, применимо правило рычага. Предположим, например, что общий состав системы определен точкой Р, а система при данной температуре распадается на две фазы: одну состава R, другую состава S. Все точки будут на прямой (конноде). Масса первой фазы будет относиться к массе второй фазы как длины отрезков PS к PR. Если сделать несколько сечений для разных температур и наложить их в виде проекций на основание призмы, можно получить многослойную треугольную диаграмму. В качестве иллюстрации можно привести треугольную диаграмму состояния системы       СаО–Аl2О3– SiO2 (рис.  3.33).

Рис.  3.33. Диаграмма состояния системы   СаО –Аl2Оз  –SiO2

Такие диаграммы подобны географическим картам, на которых нанесены линии, соответствующие высотам и глубинам по отношению к уровню моря. Эти диаграммы, как и объемные, позволяют с  достаточной точностью предсказывать поведение системы при изменении температуры.

3.3.2. Жидкие трехкомпонентные системы

Жидкие трехкомпонентные системы могу состоять из жидкостей, как неограниченно взаимно растворимых в любых соотношениях, так и ограниченно взаимно растворимых. Диаграммы состояния последних систем имеют области расслаивания, объемы и очертания которых зависят от температуры.

Рассмотрим в качестве примера систему, состоящую из двух ограниченно растворимых жидкостей А и В, содержащую третью жидкость С, хорошо растворимую в первых. В этом случае образуются две равновесные жидкие фазы, содержащие три компонента. Общий вид диаграммы состояния системы представлен на рис. 3.34.

б

a

Т

Т1

К

К1

К2

Т2

Т2

Т2

Т1

Т1

Т

Т

хB

хA

хС

хА

Рис. 3.34. Схема диаграммы состояния трехкомпонентной жидкой системы

D

в2

в0

в1

К1

хС

хВ

Как следует из диаграммы, выше температуры Т2 система имеет одну фазу, жидкости неограниченно взаимно растворяются. Ниже температуры Т2 происходит расслоение жидкости. При снижении температуры уменьшается взаимная растворимость жидкостей А и В.

На треугольной диаграмме (см. рис. 3.34, б) область, ограниченная бинодальной кривой в2К1в1, характеризует систему, образованную двумя жидкими фазами. За пределами кривой каждая точка диаграммы соответствует определенному составу гомогенной системы при данной температуре.

Состав жидких фаз системы, характеризуемой фигуративной точкой в0, может быть определен только экспериментально. Но, определив составы хотя бы одной пары сосуществующих фаз (в2 и в1), можно найти составы фаз для систем, характеризуемых другими фигуративными точками. Для этого применяют приближенное эмпирическое правило Тарасенкова, согласно которому продолжения всех коннод пересекаются в одной точке. Продолжая конноду в2в0в1, найдем точку пересечения D на прямой хВ хА D. Проводя из точки D прямые до пересечения с бинодальной кривой в2К1в1, можно получить конноды, по коннодам определить составы фаз. Проведя касательную DК1, получим точку К1, отвечающую составу, при котором система станет гомогенной при данной температуре. Точку К1 называют критической точкой растворения.

Следует отметить, что правило Тарасенкова соблюдается не для всех жидких систем.

Как следует из диаграммы, повышение содержания третьего компонента С, хорошо растворимого в жидкостях А и В, увеличивает взаимную растворимость жидкостей А и В.

При добавлении к системе, состоящей из двух практически не смешивающихся жидкостей, третьего компонента, растворимого в той и другой жидкости, произойдет распределение компонента между двумя жидкими фазами. Характеристикой таких систем может служить коэффициент распределения, показывающий отношение концентраций третьего компонента в двух растворителях

К = С3(2) / С3(1),

где С3(2)  и С3(1) – концентрации третьего компонента во втором и первом растворителях соответственно. Коэффициент распределения –  величина постоянная для данной температуры.

В реальных системах растворение третьего компонента даже при образовании разбавленных растворов может сопровождаться диссоциацией или ассоциацией или другими процессами, поэтому вместо концентраций следует применять в расчетах значение активностей

К = а3(2) / а3(1).

Последние два уравнения являются выражением закона распределения Нернста-Шилова: третий компонент, добавляемый к системе двух взаимно нерастворимых или ограниченно растворимых жидкостей, распределяется между обоими жидкими слоями в определенном соотношении, постоянном при данной температуре.

Закономерности распределения компонента между двумя растворителями используют для осуществления экстракции – процесса извлечения растворенного вещества из раствора при помощи другого растворителя – экстрагента. Если к раствору добавить другой растворитель, не смешивающийся с первым, то через некоторое время часть растворенного вещества перейдет в другой растворитель. Растворенное вещество распределится между двумя растворителями в соответствии со значением К. Концентрация вещества в исходном растворе снизится. Если отделить образовавшийся второй раствор, а к исходному раствору снова добавить экстрагент, то часть растворенного вещества снова перейдет в экстрагент в соответствии со значением К. При многократном извлечении (экстракции) можно добиться очень высокой степени очистки исходного растворителя.

Очевидно, что экстракция будет эффективнее, если второй растворитель подбирать так, чтобы коэффициент распределения был наибольшим.  Экстракция может быть более полной, если экстрагент образует с экстрагируемым веществом, например, комплексное соединение.

На практике многократную экстракцию применяют в виде противоточного процесса, когда экстрагируемый раствор, например, имеющий меньшую плотность, подается снизу в колонну, а экстрагент с большей плотностью подается в верхнюю часть колонны и в виде мелких капелек проходит сквозь раствор вниз, извлекая экстрагируемое вещество.

3.4. Контрольные вопросы и задачи

Вопросы и задания для самоподготовки

- Что является   термодинамическим условием фазового равновесия?

- Что представляет собой правило фаз Гиббса?

- Что такое тройная точка на диаграмме состояния однокомпонентной системы?

- Что такое явление изоморфизма, в чем  оно проявляется?

- В чем заключается правило рычага, применяемое при анализе диаграмм?

- В чем суть метода Гиббса, применяемого при анализе диаграмм трехкомпонентных систем?

- Какие фазовые изменения происходят при охлаждении расплава двухкомпонентной системы, не образующей твердых растворов и химических соединений?

- Каковы  термодинамические условия образования растворов?

- Как выражают состав растворов?

- Что показывает уравнение Гиббса–Дюгема?

- Чем могут быть вызваны положительные и отрицательные отклонения от  закона Рауля?

- Что такое криоскопическая и эбулиоскопическая константы?

- Что такое азеотропные смеси?

- Какой термодинамический смысл имеет коэффициент активности компонентов в растворе?

- Что такое осмос, осмотическое давление растворов?

- Что собой представляют твердые растворы внедрения, замещения?

- Получите и проанализируйте уравнение Клаузиуса–Клапейрона для процессов плавления, кипения.

- Изобразите диаграмму плавкости системы из двух компонентов, образующих устойчивое химическое соединение, не образующее твердых растворов. Проанализируйте, какие фазовые превращения происходят при охлаждении расплава такой системы.

- Пользуясь рис. 3.12, опишите процессы, происходящие в системе, образованной 30 мас. % СаО и 70 мас. % SiO2, при охлаждении от 2000 до 1000 °С.

- Пользуясь рис. 3.12, опишите последовательность фазовых превращений ортосиликата кальция 2СаО ∙ SiO2 при нагревании и охлаждении.

- Приведите и проанализируйте уравнение Шредера.

- Приведите формулы расчета молярной массы веществ методом эбуллиоскопии и криоскопии.

- Приведите общую схему диаграммы кристаллизации системы двух компонентов, ограниченно растворимых в твердом виде (1-й тип).

- Приведите общую схему диаграммы кристаллизации системы двух компонентов, ограниченно растворимых в твердом виде (2-й тип).

- Приведите примеры использования твердых растворов в строительной практике.

Примеры решения задач

Задача 1. Определите давление насыщенного пара вещества при 160°С, если известно, что при 138°С давление насыщенного пара равно 1013 гПа. Теплота испарения вещества равна 52,1 кДж/моль.

Решение. Для расчета используем интегральное  уравнение Клапейрона–Клаузиуса

lnP2=lnP1+ΔиспНR1Т1−1Т2.

Подставим значения и решим уравнение

lnP2=ln1,013⋅105+521008,311411−1433=12,28

Отсюда давление

Р2 = e 12, 28 = 2,149 ·105 Па.

Задача 2. Теплота плавления нафталина при нормальной температуре плавления 353 К равна 19,07 кДж/моль. Разность удельных объемов    нафталина   в   жидком    и     твердом   состоянии   составляет

0,146 ∙10-3 м3/кг. Рассчитайте, какое необходимо создать давление, чтобы снизить температуру плавления на 5 К.

Решение. Вначале определим мольное изменение объема нафталина при плавлении

∆ф.п.Vm = 0,146· 10-3· 128· 10-3 = 18,69 · 10-6 м3/моль.

По уравнению Клапейрона для процессов плавления найдем значение dP/dT

Сделаем преобразования и получим

Р1Р2dP=2,89⋅106T1TdT;ΔP=2,89⋅106⋅ΔT=2,89⋅106⋅5=144,5⋅105Па

Отсюда

Р2 = Р1 + ∆Р = 1,013 ∙105 + 144,5 ∙ 105 = 145,513 ∙105 Па.

Задача 3.  Рассчитайте давление, при котором основные природные формы СаСО3 – кальцит и арагонит находятся в равновесии при 25°С, если ∆fG° кальцита и арагонита при 25°С равны -1128,79 и -1127,75  кДж/моль соответственно. Примите плотности кальцита и арагонита равными 2710 и 2930 кг/м3 соответственно и независящими от давления.

Решение. Найдем разность мольных объемов кальцита и арагонита

При начальном давлении Р1 разность мольных энергий Гиббса ∆fG1 равна 1040 Дж/моль, а при конечном давлении Р2 при равновесии форм разность ∆перG2 = 0.

Учитывая, что

∂ΔG∂РT= ∆V,

получим

12dΔG=Р1Р2ΔVdP;    ∆G = ∆V(Р2 – Р1).

Отсюда

Р2 =ΔперG2−ΔперG1ΔV+ Р1 = (0−1040)−2,8⋅10−6+101325=375,6⋅106Па.

Задача 4. Найдите массовую долю, моляльность и молярную долю серной кислоты в водном растворе, концентрация которой 2 моль/л, а плотность раствора при 15ºС равна 1145 кг/м3.

Решение. Массовую долю найдем по уравнению

гдеgH2SO4,gр-ра – масса серной кислоты и масса раствора соответственно; СМ – молярная концентрация раствора.

Примем объем раствора равным 1 литру, учтем, что 1145 кг/м3 = 1145 г/л.

Моляльную концентрацию найдем по уравнению

Молярная доля может быть определена в соответствии с уравнением

Задача 5. Активность воды в разбавленном растворе, находящимся при 100 °С, равна 0,829. Чему равно давление насыщенного пара воды над этим раствором?

Решение. Для решения используем уравнение

γ=P1P1∘⋅x1.

Преобразуем это уравнение, подставляя необходимые данные, и получим:

P1=P1∘⋅γ⋅x1=P1∘⋅a1=1,013⋅105⋅0,829=0,83978⋅105 Па.

Задача 6.  Рассчитайте  молярный  объем  раствора,  содержащего 40 мас. % этанола в воде. Парциальные мольные объемы этанола и воды в этом растворе равны 54 см3/моль и 17,8 см3/моль соответственно. Найдите общий объем жидкостей до смешивания и изменение объема при смешивании.

Решение. Для решения используем уравнение

VM=х1⋅V1+х2⋅V2.

Найдем мольные доли этанола и воды в растворе:

х1=ν1ν1+ν2=m1M1m2M2+m1M1=60186018+4046=3,3334,2=0,79

х2=(1−х1)=1−0,79=0,21

Определим мольный объем раствора

VM=0,79⋅17,8+0,21⋅54=14,062+11,34=25,4 см3/моль

Найдем общий объем до смешивания. Плотности веществ возьмем из справочника.

V0=χ1⋅M1ρ1+χ2⋅M2ρ2=0,79⋅180,998+0,21⋅460,791=14,25+12,21=26,46 см3/моль

Изменение объема при смешивании составит

ΔV=V0−VM=26,46−25,40=1,06cм3моль

Задача 7. Сталь, имеющая однофазную аустенитную структуру, содержит 12,1 % марганца и 1,35 % углерода. Определите тип твердого раствора, если плотность стали ρ = 7829 кг/м3, а постоянная решетки аустенита а = 3,624·10-10 м. Кристаллографическая решетка металла растворителя n0 = 4.

Решение. Найдем среднюю атомную массу стали

Aср=100С1A1+С2A2+С3A3=10086,3455,8+12,154,9+1,3512=53,206.

Найдем значение n

n=ρ⋅VAср⋅1,65⋅10−27=7829(3,624⋅10−10)353,206⋅1,65⋅10−27=4,24.

Так как полученное значение n больше n0, делаем вывод что, данный твердый раствор является раствором внедрения.

Задача 8. Вычислите, при какой температуре будет замерзать водный раствор, содержащий 4% примесей этиленгликоля.

Решение. Для решения воспользуемся уравнением

преобразуем его и получим

Водный раствор будет замерзать при T = Tв – ΔTз = 273 – 1,58 = 271,75 K

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1. Температура кипения вещества при давлении 1013 гПа равна Т1, молярная теплота испарения равна ∆испНm. Рассчитайте давление пара вещества при Т2 (табл. 3.3).

Таблица 3.3

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1, К | 353 | 373 | 489 | 350 | 391 | 353 | 373 | 350 | 391 | 489 |
| Т2, К | 300 | 320 | 460 | 300 | 298 | 330 | 340 | 298 | 320 | 440 |
| ∆испНm, кДж | 31,10 | 40,87 | 48,52 | 30,14 | 24,35 | 31,10 | 40,87 | 30,14 | 24,35 | 48,52 |

Задача 2. Плотность вещества в твердом и жидком состоянии  при нормальной температуре плавления Т равна соответственно ρ1 и ρ2, изменение объема при плавлении составляет ∆V, а молярная теплота плавления равна ∆плН. Определите температуру плавления вещества при давлении Р (табл. 3.4).

Таблица 3.4

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т, К | 544 | 505 | 273 | 544 | 234 | 505 | 544 | 273 | 234 | 1808 |
| ρ1, г/см3 | 9,63 | 7,18 | 1,01 | 9,63 | 14,19 | 7,18 | 9,63 | 1,01 | 14,19 | 7,87 |
| ρ2, г/см3 | 10,00 | 6,99 | 1,09 | 10,00 | 13,69 | 6,99 | 10,00 | 1,09 | 13,69 | 6,88 |
| ∆плН, кДж | 10,88 | 7,05 | 6,01 | 10,88 | 1,95 | 7,05 | 10,88 | 1,09 | 1,95 | 14991 |
| Р∙10-5, Па | 9,55 | 8,50 | 25,64 | 31, 47 | 99,56 | 42,16 | 45,16 | 98,00 | 300,0 | 10,55 |

Задача 3.  Зависимость температуры плавления твердого вещества  А от давления выражается уравнением

T  = a + bР - dР2 (давление выражено в Па).

Рассчитать изменение энтальпии при плавлении, если изменение объема

∆V см3/кг  и температуру плавления при давлении Р Па (табл.3.5).

Таблица 3.5

| Вари- ант | Вещество А | Зависимость Т(ºС) от Р | Р·10-5, Па | ∆V·103, м3/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нафталин | Т= 353,1+0,0371·10-5Р - 186,99·10-18Р2 | 1,013 | 0,146 |
| 2 | Метан | Т = 90,667 + 2,6·10-7Р - 6,147 10-16Р2 | 1,013 | 0,168 |
| 3 | Нафталин | Т=352,8+0,0276·10-5P+1,04·10-16Р2 | 50,66 | 0,146 |
| 4 | Олово | Т = 504,8+0,244·10-7Р | 2,026 | 0,0062 |
| 5 | Калий | Т=335,65+1,54·10-7Р– 6,61·10-17Р2 | 9,117 | 0,0268 |
| 6 | Бензол | Т=278,5+0,28·10-5P+ 3,08·10-16Р2 | 2,026 | 0,0153 |
| 7 | Дифенил | Т=342,5+0,16·10-5P+ 6,15·10-17Р2 | 7,091 | 0,0178 |
| 8 | Глицерин | Т=290,9+1,9·10-6P+ 3,16·10-16Р2 | 6,078 | 0,0092 |
| 9 | Фенол | Т=313,6+0,77·10-6P+ 5,43·10-16Р2 | 3,039 | 0,0174 |
| 10 | Калий | Т=335,65+1,54·10-7Р– 6,61·10-17Р2 | 15,195 | 0,0268 |

Задача 4. Как изменится объем водного 40 %-го раствора этанола, если к его большому объему добавить этанол, масса которого m (табл. 3.6). Парциальный мольный объем этанола равен 55,0 см3/моль.

Таблица 3.6

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| m, кг | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 |

Задача 5. Чему равна активность воды в разбавленных растворах солей при Т = 100 °С, если давление насыщенного пара воды над раствором имеет значение Р (табл. 3.7)

Таблица 3.7

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Р, ГПа | 920 | 925 | 933 | 936 | 940 | 943 | 951 | 957 | 960 | 962 |

Задача 6. Давления  пара  чистых   бензола   и   толуола   при  температуре  373  К равны 741,15 гПа и 1799,55 гПа соответственно. Считая, что для раствора бензол – толуол выполняется закон Рауля, рассчитайте, при каком давлении закипит раствор, состоящий из ν1 молей бензола и  ν2 молей толуола (табл. 3.8). Найдите состав равновесного пара.

Таблица 3.8

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ν1, моль | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| ν2, моль | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 |

Задача 7. На основании опытных данных о температурах начала кристаллизации T (табл. 3.9) двухкомпонентной системы, содержащей ω% вещества А, постройте диаграмму фазового состояния системы.

Таблица 3.9

| Содержа-ние А, ω, % | Т, К | Содержа-ние А, ω, % | Т, К | Содержа-ние А, ω, % | Т, К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1349 | 40,0 | 1019 | 71,0 | 1193 |
| 10,0 | 1308 | 50,0 | 1103 | 75,3 | 1177 |
| 20,0 | 1236 | 64,0 | 1200 | 82,2 | 1247 |
| 30,0 | 1123 | 66,7 | 1203 | 100 | 1397 |

Считая, что общая масса системы составляет 1 кг, рассчитайте по диаграмме состав и соотношение фаз при температуре Т и общем содержании компонента А в системе ω,% (табл. 3.10).

Таблица 3.10

| Показатель | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Т, К | 1020 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1270 | 1300 | 1200 | 1100 |
| А, ω % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | 65 | 70 | 85 |

Задача 8. Криоскопическая константа воды К = 1,86. Найдите температуру замерзания раствора, содержащего примеси неэлектролитов массой  m2 со среднемассовой молярной массой 95 г/моль в m1 г воды (табл. 3.11).

Таблица 3.11

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m1, г | 100 | 95 | 100 | 90 | 98 | 100 | 98 | 97 | 96 | 95 |
| m2, г | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |

Задача 9. Рассчитайте осмотическое давление 0,03 М раствора сульфата натрия  при температуре 298 К, если кажущаяся степень диссоциации Na2SO4  равна 0,8. Температура и концентрация раствора приведены в табл. 3.12.

Таблица 3.12

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T, K | 280 | 290 | 298 | 300 | 298 | 300 | 310 | 320 | 330 | 325 |
| C, моль/л | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |

Задача 10. При температуре 298 К константы Генри для кислорода и азота соответственно равны 4,40 ∙ 109 Па и 8,68 ∙ 109 Па. Определите состав газа, растворенного в водоеме, если над водой газ, состоящий из кислорода и азота, содержит ω, % кислорода и имеет давление Р (табл. 3.13).

Таблица 3.13

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ω, % | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 19,5 | 19,0 | 20 | 20,5 |
| Р, ГПа | 1011 | 1013 | 1015 | 1100 | 980 | 990 | 1000 | 1050 | 970 | 990 |

3.5. Лабораторные работы

Работа 1. Построение диаграммы плавкости бинарной

смеси веществ

Цель работы: построить диаграмму температура начала кристаллизации – состав, определить тип бинарной системы, найти эвтектическую  температуру,  состав эвтектики.

Приборы, посуда, реактивы: электроплитка, термометр со шлифом, водяная баня – стакан на 150–200 мл, 5–7 пробирок с различными составами смеси двух веществ.

Порядок выполнения работы. Диаграммы состояния различных систем строят на основании опытных данных. Наиболее распространенный метод – метод термического анализа, в основе которого лежит наблюдение за скоростью охлаждения расплавов чистых веществ и смесей.

Для построения диаграммы необходимо взять 5–7 пробирок с различными составами бинарной смеси и определить для каждого состава температуру начала кристаллизации. Для этого в стакане на 150–200 мл нагревают воду, помещают в стакан пробирки с исследуемыми смесями и выдерживают до полного расплавления содержимого пробирок.  Поочередно вынимают пробирки из водяной бани и, помешивая и охлаждая исследуемую смесь на воздухе, измеряют температуру начала кристаллизации при помощи термометра.

Результаты измерений заносят в табл. 3.14.

Таблица 3.14

Таблица 12

| № смеси | Содержание |  |  |  | Температура начала кристаллизации, °°°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нафталина |  | дифениламина |  |  |
|  | г | % | г | % |  |
| 1 2 3 4 5 |  |  |  |  |  |

Температуру начала кристаллизации можно также определить как температуру исчезновения последнего кристалла при нагревании (плавлении) смеси. Температуру плавления для чистых веществ можно взять из справочника.

По результатам измерений строят диаграмму температура – состав.

Требования к отчету. В отчете должны быть приведены краткое описание порядка выполнения работы, таблица полученных данных, диаграммы плавкости исследуемой системы. По виду полученной диаграммы определить тип бинарной системы. По точке пересечения правой и левой ветвей диаграммы определить температуру плавления эвтектики и эвтектический состав системы.

Работа 2. Определение молярной массы суперпластификатора

для бетонов методом криоскопии

Цель работы: познакомиться с наиболее простыми закономерностями фазовых равновесий двухкомпонентных систем; научиться определять молярную массу веществ методом криоскопии.

Приборы, посуда, реактивы: термометр с ценой деления 0,1°С, криостат, растворитель диметилсульфоксид, растворенное вещество.

Порядок выполнения работы. Кристаллизация жидкости происходит тогда, когда давление ее паров становится равным таковому над твердой фазой (льдом). Давление пара растворителя над раствором становится равным давлению пара над твердой фазой при более низкой температуре. Зная навески растворенного вещества и растворителя и определив экспериментально понижение температуры замерзания раствора по сравнению с чистым растворителем, можно найти молекулярную массу растворенного вещества по формуле:

.

Температуры замерзания и криоскопические константы для некоторых растворителей приведены в табл. 3.15.						                                                          Таблица 3.15

| Растворитель | Криоскопическая константа К3 | Температура замерзания, °С |
| --- | --- | --- |
| Камфора | 40 | 178 |
| Диметилсульфоксид | 4,7 | 18,4 |
| Вода | 1,86 | 0 |

Вариант 1. Во внутреннюю пробирку криостата (рис. 3.35) наливают 30–50 г диметилсульфоксида (массу диметилсульфоксида определяют по разнице между пустой и наполненными пробирками) и вставляют пробку с термометром. В охлаждающую емкость наливают воду с температурой +10 ... +14 °С. В криостат вставляют внешнюю пробирку, а затем в нее – внутреннюю пробирку с диметилсульфоксидом.

Предварительно определяют температуру замерзания, перемешивая жидкость во внутренней пробирке, перемещая мешалку вверх-вниз до появления первых кристаллов (жидкость мутнеет). Внутреннюю пробирку вынимают и нагревают (достаточно тепла руки) до исчезновения кристаллов. Затем ее опять вставляют в криостат и начинают охлаждать, одновременно перемешивая. Перемешивание прекращают за 1...2 °С до установленной температуры замерзания и ждут до тех пор, пока жидкость не переохладится на 0,5 ... 1 °С ниже температуры замерзания, после чего опять начинают перемешивать. В результате выделения скрытой теплоты кристаллизации температура начнет подниматься. Максимальную температуру подъема считают температурой замерзания. Опыт повторяют еще раз.

Рис 3.35.  Схема криостата

1 – внутренняя пробирка; 2 – внешняя пробирка (рубашка);

3 – мешалка; 4 – термометр; 5 – емкость с хладагентом

2

5

1

4

3

Затем в пробирку с диметилсульфоксидом добавляют известное количество исследуемого вещества (2–5 % от массы диметилсульфоксида) и после растворения определяют температуру замерзания (как описано выше). По разности температур замерзания чистого диметилсульфоксида и раствора рассчитывают молярную массу исследуемого вещества.

В а р и а н т 2. Берут две тонкие ампулы, d = 2–3 мм, в первую наливают чистый растворитель, во вторую – раствор исследуемого вещества в данном растворителе с известным отношением масс растворенного вещества и растворителя. Ампулы аккуратно запаивают и прикрепляют к нижней части термометра. Термометр с ампулами помещают в холодильник и выдерживают до замерзания содержимого ампул. Затем термометр с ампулами помещают в стакан с водой, температура которой ниже температуры замерзания растворителя на 3 ... 4 °С. Очень медленно (иногда достаточно тепла руки) нагревают воду в стакане, помешивают ее термометром с ампулами. Не вынимая ампулы из стакана, через стекло наблюдают за плавлением содержимого ампул, отмечая по термометру температуру плавления, как чистого растворителя, так и раствора.  Опыт повторяют несколько раз, находят среднее значение Δотв Т  и определяют молярную массу вещества.

Требования к отчету. В отчете следует представить краткое описание порядка выполнения работы, основные расчетные формулы, схему криостата, экспериментальные данные, расчет молярной массы суперпластификатора.

Работа 3. Определение теплоты образования одного моля

твердого раствора из двух твердых компонентов

при комнатной температуре.

Цель работы: определить теплоту образования одного моля твердого раствора KCI · KBr калориметрическим методом.

Приборы, посуда, реактивы: сосуд Дьюара, термометр, выпрямитель, нагреватель с известным сопротивлением, тигель, муфельная печь, дистиллированная вода,  соли KCI и KBr, твердый раствор KCI · KBr.

Порядок выполнения работы. Определить теплоту образования твердого раствора из твердых компонентов непосредственным измерением весьма трудно, так как процесс этот при комнатной температуре протекает весьма медленно. Поэтому задачу решают косвенным путем, определяя теплоту растворения расплава ∆растНAB, и теплоты растворения компонентов ∆растНA и ∆растНВ  в одном и том же растворителе.

Теплота образования твердого раствора вычисляется по уравнению

∆обрНAB = ∆растНAB – ∆растНA – ∆растНB.

Суммарную теплоемкость калориметрической системы определяют по методике, приведенной в работе 1 разд. 1.13.

Затем определяют теплоты растворения солей KCI и KBr в воде.

В калориметр помещают 200 мл дистиллированной воды, закрывают крышкой, в отверстия которой вставляют термометр и мешалку. Пробирку с навеской KBr (3 … 5 г) вставляют в отверстие крышки калориметра и закрепляют так, чтобы уровень воды был выше уровня соли в пробирке. Делают выдержку в течение 10–15 мин, чтобы соль приняла температуру калориметра, и начинают запись температур через каждые 30 сек. После десяти измерений температуры соль из пробирки быстро высыпают в воду в калориметре, пустую пробирку вставляют в крышку калориметра и продолжают при перемешивании  измерять температуру воды в калориметре еще 10-15 раз до растворения соли.  Строят график T = f(t) и графически определяют ΔT´.

Удельную интегральную теплоту растворения исследуемого вещества рассчитывают по уравнению

∆растНA =KΔT'm1.

Аналогично проводят опыт с солью KCI, по графику определяют значение  ΔT″, удельную интегральную теплоту растворения KCI  определяют по уравнению

∆растНB =KΔT''m2,

где K – тепловая константа калориметрической системы; m1 – навеска исследуемого вещества KBr; m2 – навеска KCI, г.

Определение удельной интегральной теплоты растворения твердого раствора KCI · KBr в воде ∆растНAB проводят так же как делали для исходных солей.

Теплоту образования данного твердого раствора вычисляют по уравнению

∆обрНAB = ∆растНAB – ∆растНA – ∆растНB.

По найденной удельной теплоте растворения твердого раствора вычисляют теплоту растворения одного моля раствора.

Твердый раствор KCI  KBr готовят заранее. Для этого тщательно измельчают  5 г KCI и 5 г KBr в ступке и загружают в тигель. Тигель с навеской помещают в сушильный шкаф и выдерживают 10–15 мин. при температуре 100 ... 150 °С, затем тигель щипцами переносят в печь, нагретую до 600 °С. Доводят температуру до 750 °С и оставляют при этой температуре на 15 мин. Выключают печь, через 10 мин вынимают тигель и охлаждают расплав на воздухе.

Требования к отчету. В отчете следует привести краткое описание хода работы, графики определения изменения температуры, расчеты теплот растворения солей в воде, расчет теплоты образования твердого раствора KCI  KBr.