МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Белгородский государственный технологический университет

им. В. Г. Шухова

А. А. Слюсарь, О. А. Слюсарь

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ

МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Ч.2. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Учебное пособие для студентов заочной формы обучения

с применением дистанционных технологий направления

240100 – Химическая технология

.

Белгород 2013

УДК 543(075)

ББК 24.4я7

С 49

Слюсарь А.А.

С 49       Аналитическая химия и физико-химические методы анализа.

Ч. 2.  Физико-химические  методы  анализа:  Учеб. пособие /

А. А.  Слюсарь, О. А. Слюсарь,  –   Белгород:   Изд-во   БГТУ

им. В.Г. Шухова, 2013. – 158 с.

Данное издание является второй частью общего учебно-методического комплекса по дисциплине «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» и содержит материал, посвященный физико-химическим методам анализа.

В издании рассмотрены такие разделы как оптические методы анализа, электрохимические методы анализа, хроматографические и другие методы анализа, имеющие наиболее важное значение для  производства строительных материалов.

Кроме  теоретических сведений, содержится лабораторный практикум. Каждый теоретический раздел пособия заканчивается вопросами и заданиями для самоподготовки. Приведены примеры решения типовых задач и задачи для самостоятельной работы. В конце пособия даны тестовые заданиями для проверки полученных знаний.

Учебно-методический комплекс предназначен для студентов направления 240100 – Химическая технология, обучающихся заочно с использованием дистанционных технологий.

УДК 543(075)

ББК 24.4я7

    Белгородский государственный

технологический университет

(БГТУ) им. В.Г.Шухова, 2013

Оглавление

Введение...................................................................................................5

1. Общая характеристика физико-химических методов

анализа..................................................................................................6

1.1. Классификация физико-химических методов анализа............6

1.2. Математическая обработка результатов измерений................9

2. Оптические методы анализа......................................................... 12

2.1. Атомная эмиссионная спектроскопия. Основные элементы

спектральных приборов…..........................................................12

2.2. Фотометрия пламени.................................................................17

2.3. Фотометрические методы анализа. Основные законы

фотометрии……………………………………………………..18

2.4. Основы качественного и количественного

фотометрического анализа…………………………………….21

2.5. Спектрофотометрия…………………………………………...25

2.6. Общие представления об атомно-абсорбционном

спектральном анализе……......................................................28

2.7. Нефелометрический и турбидиметрический методы

анализа........................................................................................31

2.8. Теоретические основы рефрактометрического метода

анализа…………………………………………………………33

2.9.  Основы поляриметрического и люминесцентного анализа..36

2.10. Контрольные вопросы и задачи..............................................40

Вопросы и задания для самоподготовки................................40

Примеры решения задач...........................................................41

Задачи для самостоятельного решения...................................43

2.11. Лабораторные работы..............................................................47

Работа 1. Фотометрическое определение содержания

железа методом добавок……..................................................47

Работа 2. Фотометрическое определение алюминия и

железа в силикатных материалах методом

калибровочного графика.........................................................48

Работа 3. Определение концентрации хлорид-ионов

турбидиметрическим методом………..…..………………....51

3. Электрохимические методы анализа...........................................52

3.1.  Общая характеристика электрохимических методов

анализа…………………………………………………………52

3.2.  Потенциометрия........................................................................53

3.3.  Основы полярографического анализа…………………….....58

3.4.  Амперометрическое титрование………….......................63

3.5.  Основы кулонометрии……………………………..................65

3.6. Теоретические основы кондуктометрического анализа.........69

3.7. Контрольные вопросы и задачи................................................73

Вопросы и задания для самоподготовки.................................73

Примеры решения задач............................................................74

Задачи для самостоятельного решения....................................79

3.8. Лабораторные работы................................................................83

Работа 1. Кондуктометрическое определение содержания

растворимых солей в строительных материалах....................83

Работа 2. Определение концентрации кислоты

методом кулонометрии при постоянном токе………………85

Работа 3. Амперометрическое определение ионов цинка.....87

4. Хроматографические и другие методы анализа.........................88

4.1. Класссификация хроматографических методов анализа.

Основные элементы приборов..................................................88

4.2. Общая характеристика хроматографических методов

анализа……………………………………….............................94

4.3. Резонансные методы анализа………………………………100

4.3.1. Ядерный магнитный резонанс.......................................100

4.3.2. Электронный парамагнитный резонанс……................104

4.4. Термический анализ…………………………........................106

4.5. Рентгеноструктурный анализ.................................................110

4.6. Контрольные вопросы и задачи..............................................113

Вопросы и задания для самоподготовки...............................113

Примеры решения задач.........................................................114

Задачи для самостоятельного решения.................................116

4.7. Лабораторные работы..............................................................119

Работа 1. Разделение красителей на бумаге……..................119

Работа 2. Определение органических соединений

методом спектроскопии ядерного магнитного

резонанса (ЯМР-спектроскопии)............................................120

Итоговые тесты................................................................................123

Перечень вопросов для подготовки к экзамену.........................144

Краткий словарь основных терминов.........................................146

Приложения.......................................................................................153

Приложение 1. Основные и производные единицы

международной системы единиц (СИ)……..... ……………153

Приложение 2. Образцы экзаменационных билетов…...….154

Библиографический список...........................................................155

Введение

Учебно-методический комплекс предназначен для студентов направления 240100 – Химическая технология.

Данное издание является второй частью общего учебно-методического комплекса по дисциплине «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» и содержит материал, посвященный физико-химическим методам анализа.

В издании рассмотрены такие разделы как оптические методы анализа, электрохимические методы анализа, хроматографические и другие методы анализа, имеющие важное значение для  производства строительных материалов.

В конце каждого раздела приведены контрольные вопросы и задания для самостоятельной подготовки. Рассмотрены примеры решения типовых задач, что дополняет теоретический материал и способствует лучшему его усвоению.

Задачи для самостоятельного решения даны в виде нескольких вариантов. Студенту предлагается выполнить контрольную работу по всему курсу, решая задачи своего варианта. Номер варианта определяется последней цифрой номера зачетной книжки.

В каждом разделе представлены описания лабораторных работ, которые следует  выполнить студенту для  закрепления теоретических знаний и приобретения практических навыков исследования. Авторы рекомендуют лабораторные работы, которые можно выполнить на достаточно распространенном и доступном оборудовании, имеющемся в ближайших учреждениях, заводских лабораториях, учебных заведениях.

В конце комплекса имеются тесты для контроля знаний по всему курсу. При этом тесты разбиты на разделы, соответствующие разделам теоретического материала, поэтому тесты можно использовать для контроля усвоения материала по мере изучения отдельных разделов.

Учебно-методический комплекс содержит глоссарий для оперативного усвоения основных понятий и определений курса.

Имеются также итоговые вопросы, которые будут вынесены на экзамен по физико-химическим методам анализа. В каждом экзаменационном билете имеется два теоретических вопроса и расчетная задача, подобная тем, что были даны для самостоятельного решения.

1. Общая характеристика физико-химических

методов анализа

1.1 Классификация физико-химических методов анализа

Физико-химические методы анализа – группа специальных инструментальных методов определения химических соединений, установление их строения и свойств (в более широком понимании - это установление химической формы движения материи).

Физико-химические методы исследования основаны на количественном и качественном определении изменений физических свойств системы, таких, как электропроводность, светопоглощение, интенсивность излучения и так далее, которые происходят в результате химических процессов. Химические превращения могут осуществляться в самом технологическом производстве или вызываться специальными методами, например, химической обработкой исследуемого образца для извлечения нужных элементов. Регистрация физических сигналов, возникающих при химических превращениях, происходит с помощью различных приборов, инструментов. Поэтому физико-химические методы относят к группе инструментальных методов.

Особенностью физико-химических методов анализа является их экспрессность, высокий темп получения результатов. Современные автоматические квантометры позволяют получать результаты буквально через несколько минут после поступления пробы в лабораторию. Своевременная информация о составе сырья, о степени химического передела и т. д. дает возможность технологу активно вмешиваться в ход технологического процесса и вводить необходимые коррективы.

Физико-химические методы позволяют проводить дистанционный анализ, т. е. анализ на расстоянии. Яркими примерами являются анализ лунного грунта, выполненный рентгенофлуоресцентным устройством непосредственно на луноходе, определение состава атмосферы, окружающей планету Венера, и т. д.

Многие приборы, используемые в физико-химических методах анализа, позволяют автоматизировать сам процесс анализа или некоторые его стадии.

Анализ с помощью некоторых физико-химических методов может быть выполнен недеструкционным анализом, т. е. без разрушения анализируемого образца, что имеет большое значение для отдельных отраслей промышленности.

Недостатком большинства физико-химических методов является то, что для их практического применения требуются эталоны, стандартные растворы, градуировочные (калибровочные) графики.

Физико-химические методы анализа подразделяют на следующие группы: оптические, электрохимические, хроматографические и другие. Разберем подробнее некоторые из них.

1. Оптические (спектральные) методы анализа. К группе спектральных (оптических) методов анализа относятся следующие методы.

Эмиссионный спектральный анализ − физический метод, основанный на изучении эмиссионных спектров паров анализируемого вещества (спектров испускания или излучения), возникающих под влиянием источников возбуждений (электрической дуги, высоковольтной искры); этот метод дает возможность определять элементный состав вещества.

Пламенная спектрофотометрия, или фотометрия пламени.  В этом методе анализируемый раствор распыляют в пламени, что позволяет определять в анализируемом образце главным образом щелочные и щелочноземельные металлы, а также ионы некоторых других элементов, например, галлия, индия, таллия, свинца, марганца, меди, фосфора.

Применяют абсорбционную спектроскопию, называемую атомно-абсор6ционной спектроскопией или атомно-абсорбционной спектрофотометрией. Она основана на способности атомов металла в газовой фазе пламени поглощать световую энергию при характерных для каждого элемента длинах волн. Этим методом можно определять сурьму, висмут, селен, цинк, ртуть и некоторые другие элементы, не определяемые методом эмиссионной фотометрии пламени.

Турбидиметрия основана на измерении интенсивности света, поглощаемого неокрашенной суспензией твердого вещества. В турбидиметрии интенсивность света, поглощенного раствором или прошедшего через него, замеряют так же, как в фотоколориметрии окрашенных растворов.

Нефелометрия основана на измерении интенсивности света, отраженного или рассеянного окрашенной или неокрашенной суспензией твердого вещества (взвешенного в данной среде осадка).

Люминесцентный, или флуоресцентный, метод анализа основан на измерении интенсивности излучаемого веществами видимого света (флуоресценции) при облучении их ультрафиолетовыми лучами.

К оптическим методам анализа также относятся рефрактометрический метод, основанный на измерении коэффициента преломления, и полярuметрuческuй, основанный на изучении вращения плоскости поляризации.

2. Электрохимические методы анализа. К группе электрохимических методов анализа относятся следующие виды анализа.

Полярографический метод анализа основан на измерении силы тока, изменяющейся в зависимости от величины напряжения в процессе электролиза, в условиях, когда один из электродов (катод) имеет очень малую поверхность (поляризующийся электрод), а другой (анод) – большую (неполяризующийся электрод).

Кулонометрия основана на 	измерении количества электричества, израсходованного в ходе электролиза.

Кондуктомеmрия основана на измерении электропроводности анализируемых растворов, изменяющейся в результате химических реакций и зависящей от природы электролита, его температуры и концентрации раствора.

Потенциометрия основана на измерении потенциала электрода, погруженного в анализируемый раствор, изменяющегося в результате химических реакций и зависящего от температуры и концентрации раствора.

3. Хроматографический анализ. Различают несколько видов хроматографии, основанных на различных принципах классификации.

Адсорбционная жидкостная хроматография основана на избирательной адсорбции (поглощении) отдельных компонентов анализируемой смеси в жидкой среде.

Адсорбционная газовая хроматография основана на использовании различия в адсорбируемости газов и паров. В зависимости от основного фактора, определяющего разделение, различают следующие виды газовой хроматографии: газо-жидкостную и газо-адсорбционную.

Тонкослойная хроматография основана на использовании различия в распределении отдельных компонентов анализируемой смеси между подвижным и неподвижным растворителями.

Ионообменная хроматография основана на ионообменных процессах, протекающих между подвижными ионами адсорбента и ионами электролита, содержащимися в анализируемом растворе.

Осадочная хроматография основана на использовании химических реакций, сопровождающихся образованием малорастворимых веществ (осадков).

4. Кроме перечисленных, большое значение имеют некоторые другие методы анализа. Например, резонансные методы анализа.

Метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) основан на использовании явления резонансного поглощения электромагнитных волн парамагнитными частицами в постоянном магнитном поле.

Метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) основан на использовании резонансного поглощения электромагнитных волн исследуемым веществом в постоянном магнитном поле, обусловленного ядерным магнетизмом.

1.2. Математическая обработка результатов измерений

Физико-химические и физические методы анализа применяют для количественного определения элементов в широких пределах относительных содержаний: основных (100-1 %), неосновных (1,0-0,01 %) и следовых (< 0,01 %) компонентов. При выборе и описании метода или методики анализа решающее значение имеют метрологические характеристики (интервал определяемых содержаний, правильность, воспроизводимость, сходимость, нижняя граница определяемых содержаний, предел обнаружения).

Интервал определяемых содержаний – это предусмотренная данной методикой область значений определяемых содержаний.

Нижняя граница определяемых содержаний (сн) – это наименьшее значение определяемого содержания, ограничивающее интервал определяемых содержаний. Сн обычно представляет собой массовую долю определяемого компонента в анализируемом веществе (а не в растворе).

Предел обнаружения (смин,Р или смин,k) – наименьшее содержание, при котором по данной методике можно обнаружить присутствие определяемого компонента с заданной доверительной вероятностью Р или при коэффициенте достоверности k, численное значение которого выбирается в соответствии с уровнем доверительной вероятности. Обычно Р=99,9%, k=3.

Математическую обработку результатов измерения проводят следующим образом: для переменных величин x1, x2,…, xn; y1, y2,…, yn находят следующие основные характеристики: m – математическое ожидание; Sx2,Sy2– дисперсия; x,y– средние значения. Расчет дисперсии и среднего значения проводят по формулам:

Sx2=1N−1(x−xi)2;

Sy2=1N−1(y−yi)2;

x=1N(xi);

y=1N(yi);
где (N-1)=f – число степеней свободы; N – число опытов.

По данным средних значений и дисперсий можно провести расчет интервальных оценок, учитывая, что математическое ожидание mх –истинное значение определяемой величины – находится в интервале:

x−SxtqN≤mx≤x+SxtqN,

где x– среднее значение, Sx– корень квадратный из дисперсии, tq– процентная точка распределения Стьюдента.

Стандартное отклонение: Sx=Sx2.

Относительное стандартное отклонение: Sxx=Sr.

Точность прямого измерения: εx=tqSxN.

Относительная точность прямого измерения: ε=εxx

Исключение аномальных значений проводят несколькими методами:

1. По интервалу измерения.

2. По стандартным отклонениям.

3. Исключение аномальных значений по критерию Стьюдента.

Для любого из вышеперечисленных методов измеряется максимальное отклонение от среднего: Δmax=x−x.

Определяют интервал измерения и сопоставляют отклонение от среднего значения. Если Δmax>E2, где Е - интервал, в котором находится измеряемая величина, то полученное значение отбрасывают, считая его ошибочным.

По стандартным отклонениям при соблюдении условия Δmax>3Sx/Nполученное значение отбрасывается, как ошибочное.

По критерию Стьюдента необходимо определить коэффициент С и при выполнении условия Δmax>C⋅Sx исключить аномальное значение.

C2N(f−1)f(f−C2Nf)12=tqf−1.

Здесь tq– критерий Стьюдента.

В физико-химических методах анализа применяют калибровочный график, связывающий измеряемую величину y c искомым содержанием определяемого вещества x. Прямолинейная зависимость выражается уравнением:

y=ax+b.

Параметры a и b вычисляют методом наименьших квадратов. Для этого анализируют серию эталонов. Полученные данные представляют в виде системы уравнений:

y1=ax1+b;

y2=ax2+b;

…………;

yn=axn+b,

где n – число опытов, xi – известная концентрация вещества, yi – результат измерений.

По методу наименьших квадратов сумма квадратов отклонений экспериментальных точек yi, xi вдоль ординаты от проведенной прямой должна быть минимальной.

Аналитически метод наименьших квадратов выражается следующим образом:

i=1n(yi−Yi)2=i=1n(yi−(axi+b))min2,

где Yi – вычисленное (оценочное) значение аналитического сигнала.

Находим частные производные по a и b, получаем систему уравнений:

axi2+bxi=xiyi;axi+bN=yi,

решив которую, получим

b=xi2yi−xixiyinxi2−(xi)2;

a=nxiyi−xiyinxi2−(xi)2

2. Оптические методы анализа

Оптические методы анализа основаны на измерении спектров испускания или поглощения веществом электромагнитной энергии.

Молекулы, атомы, электроны, ядерные частицы вещества участвуют в различных видах движения. Молекулы вращаются с определенной частотой, атомы в молекулах вращаются по связи с другой частотой. С иной частотой происходят колебания атомов в молекуле. Со своей частотой происходит вращение и квантовые переходы электронов и т.д.

Если вещество подвергается внешнему облучению с какой-то энергией Е = hν, то при совпадении частоты ν внешнего излучения с частотой какого-либо перехода в самом веществе происходит  резонансное поглощение веществом внешнего излучения. Каждое вещество, каждый атом, электроны разных уровней, ядерное вещество различных элементов имеют разные резонансные частоты и поглощают внешнее излучение со своей частотой (длиной волны).

По характеру поглощения электромагнитного излучения можно судить о виде вещества в исследуемой системе, идентифицировать вещества, т.е. вести качественный анализ.

Чем больше в системе вещества, тем больше энергии поглощается. По интенсивности поглощения можно определить количество вещества.

Изменение во времени интенсивности поглощения с определенной частотой или длиной волны может свидетельствовать об изменении количества данного вещества, о ходе определенной химической реакции.

2.1. Атомная эмиссионная спектроскопия. Основные элементы спектральных приборов

Оптические методы, в основе которых лежит регистрация спектров излучения веществом электромагнитных волн, называются эмиссионными. К ним относится эмиссионный спектральный анализ, спектрофотометрия пламени.

Для получения спектра эмиссии в атомно-эмиссионном спектральном анализе частицам анализируемого вещества необходимо придать дополнительную  энергию. С этой целью пробу вводят в источник света, где она нагревается и испаряется, а попавшие в газовую фазу молекулы диссоциируют на атомы, которые при столкновениях с электронами переходят в возбужденное состояние. В возбужденном состоянии атомы могут находиться очень недолго (10-7 - 10-8 с). Самопроизвольно возвращаясь в нормальное или промежуточное состояние, они испускают избыточную энергию в виде квантов света.

Количественный эмиссионный спектральный анализ основан на зависимости, существующей между интенсивностью (яркостью) спектральных линий определяемого элемента и его концентрацией. Мерой концентрации элемента в исследуемой пробе является интенсивность линий спектров паров определяемого элемента.

Связь между интенсивностью спектральной линии и концентрацией элемента в исследуемой пробе выражается уравнением Ломакина– Шайбе:

IA=a⋅Сb,

где IA – интенсивность спектральной линии определяемого элемента; С – концентрация; а и b – постоянные величины.

Одним из наиболее важных свойств атомных спектров является их дискретность (линейчатая структура) и сугубо индивидуальный характер, что делает такие спектры опознавательным признаком атомов данного элемента. На этом основан качественный анализ. Определение концентрации интересующего элемента производят путем измерения интенсивности отдельных спектральных линий, называемых аналитическими.

Прибор для проведения спектрального анализа имеет следующие основные элементы: источник возбуждения, диспергирующий элемент и приемник света. Кроме этого в любом спектральном приборе есть оптическая система, предназначенная для получения параллельного пучка света, его фокусировки, изменения хода лучей и т. д.

В источнике возбуждения вещество атомизируется и возбужденные атомы или ионы испускают свет, который диспергирующим элементом разделяется в пространстве на отдельные составляющие, а приемник света их фиксирует.

В практике атомно-эмиссионного спектрального анализа в качестве источников возбуждения вещества применяют пламя, электрические дуги постоянного и переменного тока, низко- и высоковольтную конденсированную искру.

Пламя дает достаточно яркий и стабильный спектр. Возбуждение спектров в пламени имеет в основном термический характер. Температура пламени зависит от состава горючей смеси. Пламя обычной газовой горелки имеет температуру примерно 900°C. Смесь водорода с воздухом дает 2100°C, водорода с кислородом 2800 °C, ацетилена с кислородом - около 3000°C.

С помощью пламенных  источников определяют свыше 40 элементов. В  пламени не возбуждаются так называемые трудновозбудимые элементы и общая картина спектра является более простой, чем дугового или искрового. Анализируемое вещество вводится в пламя в виде раствора с помощью специального распылителя, обеспечивающего равномерное поступление вещества.

Электрическая дуга - это электрический разряд при сравнительно большой силе тока (5 - 7 А) и небольшом напряжении (50-80 В). Разряд поддерживается за счет термоэлектронной эмиссии с раскаленной поверхности катода. Разряд пропускают между электродами из анализируемого образца или между образцом и электродом, не содержащим определяемых элементов. Температура дуги достигает 5000 - 6000°C.

В дуге удается получить спектр почти всех элементов. Существенным недостатком дуги является значительное разрушение анализируемого образца.

Для получения искры используют специальные искровые генераторы. При образовании искры развивается температура 7000-10000°C и происходит возбуждение всех элементов.

Яркость искрового спектра недостаточна для визуального анализа. Основное достоинство искры составляет большая стабильность условий разряда и, следовательно, необходимая в количественном анализе стабильность условий возбуждения. Работа с искрой практически не вызывает разрушения образца, что выгодно отличает искру от дуги.

Диспергирующий элемент разлагает излучение в спектр. Это наиболее важная часть спектрального прибора, в значительной степени определяющая его аналитические возможности.

Разрешающей способностью спектрального прибора называют его способность давать раздельное изображение двух спектральных линий с близкими длинами волн (у обычных спектральных приборов разрешающая способность составляет величину от 5000 до 50000). В качестве диспергирующего элемента используют призмы, дифракционные решетки.

Призмы для спектральных аппаратов изготовляют из стекла, кварца, так как эти материалы достаточно прозрачны в широкой области длин волн. Стеклянные призмы имеют более высокую угловую дисперсию и более доступны по сравнению с кварцевыми, поэтому для работы в видимом и ближнем инфракрасном участках спектра обычно используют стеклянные призмы. Для исследования ультрафиолетовой области спектра применяют призмы из кварца.

Дифракционные решетки в качестве диспергирующего элемента имеют существенные достоинства. Дисперсия света в дифракционной решетке не зависит от длины волны и разрешающая способность решетки значительно выше, чем призмы. Спектральный интервал, доступный для исследования, достаточно широк (от 200 до 1000 нм).

Приемники света характеризуются спектральной чувствительностью, т. е. способностью, воспринимать излучение различной длины волны, и интегральной чувствительностью, которая измеряется действием неразложенного в спектр излучения.

Измерения интенсивности спектральных линий в эмиссионном спектральном анализе могут осуществляться визуальным, фотографическим и фотоэлектрическим способами. В первом случае приемником излучения служит глаз, во втором - фотоэмульсия, в третьем – фотоэлемент или фотоэлектронный умножитель. Каждый метод имеет свои преимущества, недостатки и оптимальную область применения.

Глаз человека чувствителен к свету в области спектра примерно от 400 до 760 нм. Чувствительность глаза максимальна к желто-зеленому свету (550 нм) и убывает от него в обе стороны – и к красной, и к фиолетовой.

Более универсальными приемниками света являются фотопластинки и фотоэлементы. Светочувствительный слой фотопластинки – это мелкие кристаллы галогенидов серебра, равномерно распределенные в тонком желатиновом слое. При освещении фотопластинки в светочувствительном слое образуется скрытое изображение как результат фотолиза бромида серебра под действием кванта света: AgВr + hν = Ag + Вr. На освещенных местах фотопластинки появляются кристаллы металлического серебра.

Фотоэлементами называют устройства, преобразующие световую энергию в электрическую. Действие фотоэлементов основано на использовании фотоэффекта. Различают внешний и внутренний фотоэффекты. При внешнем фотоэффекте поглощение света приводит к отрыву электрона с облучаемой поверхности. Внутренний фотоэффект характеризуется увеличением электрической проводимости вещества под действием света.

Конструкции спектральных приборов весьма разнообразны. Они различаются по типу диспергирующего элемента, способу регистрации спектра и т. д.

В приборах для визуального спектрального анализа – различных стилоскопах и стилометрах – диспергирующим элементом являются стеклянные призмы, приемником света служит глаз наблюдателя.

На рис. 2.1 представлена оптическая схема одного из распространенных отечественных приборов – стилоскопа СЛ -11.

9

Рис. 2.1. Оптическая схема стилоскопа СЛ-11.

4

5

6

7

10

11

2

2

2

1

3

8

9

8

Свет от источника возбуждения 1 через оптическую систему  2 попадает на входную щель 3 постоянной ширины 0,02 мм и поворотной призмой 4 через объектив 5 направляется на диспергирующую систему из двух призм 6 и 7. Покрытый серебром катет  призмы 7 отражает лучи, которые вновь проходят диспергирующую систему и через объектив 5 и поворотную призму 8 попадают на зеркало 9 и далее в окуляр 11, служащий для наблюдения спектра. Фотометрический клин 10 позволяет ослаблять интенсивность выбранной спектральной линии и по специальной шкале, связанной с клином, оценивать ее относительную интенсивность. Призма 7 может вращаться, что приводит к перемещению спектра в поле зрения, а угол поворота призмы показывает по шкале, к какой области длин волн относится наблюдаемый участок спектра. Стилоскоп предназначен для работы в спектральной области от 390 до 700 нм, для возбуждения спектра обычно используется дуговой генератор.

2.2. Фотометрия пламени

Появление специализированных пламенных эмиссионных спектрометров привело к обособлению метода фотометрии пламени (пламенная эмиссионная спектроскопия), хотя, фотометрия пламени осталась одним из методов эмиссионного спектрального анализа.

Как и любой другой прибор эмиссионной спектроскопии, фотометр для фотометрии пламени имеет источник возбуждения (пламенная горелка), диспергирующий элемент (обычно светофильтр) и приемник света – рецептор (обычно фотоэлемент). В спектрофотометрах для пламени вместо светофильтров применяют призмы и дифракционные решетки.

Анализируемый раствор вводится в пламя горелки в виде аэрозоля. При этом растворитель испаряется, а соли металлов диссоциируют на атомы, которые при определенной температуре возбуждаются. Возбужденные атомы, переходя в нормальное состояние, излучают свет характерной частоты, который выделяется с помощью диспергирующих элементов, и его интенсивность измеряется фотоэлементом.

Количественные определения проводят методом калибровочного графика или методом добавок. Методы фотометрии пламени характеризуются низким пределом обнаружения (до 0,001 мкг/мл для щелочных металлов и 0,1 мкг/мл для других) при погрешности 1-3%. Этим методом могут быть определены Li, Na, K, Rb, Cs, Sr, Ba, Ca, In, Ag и другие элементы. Одним из достоинств метода фотометрии пламени является также высокая производительность.

Спектры, получаемые в пламени, более просты, чем дуговые или искровые, так как температура пламени ниже, чем в электрических источниках возбуждения. Это облегчает анализ, но вместе с тем сужает возможности метода в отношении числа определяемых элементов.

При общей оценке методов эмиссионной спектроскопии необходимо, прежде всего, отметить их низкий предел обнаружения, точность, быстроту выполнения анализов и универсальность. Средний предел обнаружения методами эмиссионной спектроскопии составляет 10-3 - 10-4 % (до 10-5 %), а при использовании приемов обогащения он снижается до 10-5-10-7 %. Погрешность определения характеризуется в среднем величиной 1-2%. Метод широко используется на практике, в том числе в строительной промышленности.

2.3. Фотометрические методы анализа. Основные законы

фотометрии

Методы анализа, основанные на поглощении электромагнитного излучения анализируемыми веществами, представляют обширную группу абсорбционных оптических методов, получивших широкое распространение как на промышленных предприятиях, так и в научно-исследовательских лабораториях.   Оптические методы, в основе которых лежит регистрация  спектров поглощения, называются абсорбционными. К ним относят фотоколориметрию, спектрофотометрию,  атомно-абсорбционный анализ.

Поглощая определенный вид электромагнитного излучения (энергию) атомы, молекулы переходят в возбужденное состояние. В таком состоянии вещество находится, как правило, доли секунды. Затем избыток энергии излучается. Излучаемая электромагнитная энергия имеет меньшую частоту (большую длину волны), чем поглощаемая.

Рассмотрим в качестве примеров абсорбционных методов фотоколориметрические и спектрофотометрические методы. Эти методы исследуют поглощение веществом электромагнитного излучения в ультрафиолетовой (длина волны λ = 10–400 нм), видимой (λ = 400–800 нм) и инфракрасной (λ = 0,8–100 мкм) области. При поглощении ультрафиолетового и видимого излучения в веществе идет переход внешних валентных электронов, при поглощении инфракрасного излучения в основном меняется энергия колебаний атомов в молекулах.

В фотометрических методах используют избирательное поглощение света молекулами анализируемого вещества. В результате поглощения излучения молекула поглощающего вещества переходит из основного состояния с  минимальной энергией Е1 в более высокое энергетическое состояние Е2. Электронные переходы, вызванные поглощением строго определенных квантов световой энергии, характеризуются наличием строго определенных полос поглощения в электронных спектрах поглощающих молекул. Причем поглощение света происходит только в том случае, когда энергия поглощаемого кванта совпадает с разностью энергий ΔЕ между квантованными энергетическими уровнями в конечном (Е2) и начальном (Е1) состояниях поглощающей молекулы:

hν=ΔE=E2−E1,

где h – постоянная Планка (h = 6,625·10-34 Дж·с); ν – частота поглощаемого излучения, которая определяется энергией поглощенного кванта и выражается отношением скорости распространения излучения с (скорости световой волны в вакууме, с = 3·1010 см/с) к длине волны λ;

ν=с/λ.

Энергия излучения характеризуется электромагнитным спектром, охватывающим область от километровых радиоволн до десятых долей ангстрема γ-излучения и космических лучей. Для характеристики участка спектра часто используют также волновое число ν, которое показывает, какое число длин волн приходится на 1 см пути излучения в вакууме, и определяется соотношением: ν=1/λ.

Частота излучения ν измеряется в обратных секундах (с-1), герцах (Гц); 1Гц = 1 с-1.

Длина волны λ измеряется в ангстремах (1 А∘= 1·10-10 м), нанометрах или миллимикронах (1 нм = 1 ммк = 1·10-9 м), микрометрах или микронах (1 мкм = 1 мк = 1·10-6 м).

Природа полос поглощения в ультрафиолетовой (10–400 нм) и видимой (400–800 нм) областях спектра одинакова и связана главным образом с числом и расположением электронов в поглощающих молекулах и ионах. В инфракрасной области (0,8–1000 мкм) она в большей степени связана с колебаниями атомов  в молекулах поглощающего вещества.

В зависимости от используемой аппаратуры в фотометрическом анализе различают спектрофотометрический метод – анализ по поглощению монохроматического света и фотоколориметрический – анализ по поглощению полихроматического (немонохроматического) света в видимой области спектра. Оба метода основаны на пропорциональной зависимости между светопоглощением и концентрацией поглощающего вещества.

Основной закон спектрофотометрии (закон Бугера–Ламберта–Бера) связывает уменьшение интенсивности света, прошедшего через слой вещества, с толщиной слоя и концентрацией этого вещества

I=I0⋅10−εCl  или  А=lg⋅I0/I=ε⋅C⋅l

где I – интенсивность света, прошедшего через раствор; I0 – интенсивность падающего на раствор света; ε – молярный коэффициент поглощения; С – концентрация окрашенного вещества, моль/л; l – толщина слоя поглощающего раствора, см; А – оптическая плотность раствора

Физический смысл ε – это оптическая плотность одномолярного раствора при толщине слоя 1 см.

Отношение I/ I0 называют пропусканием или коэффициентом пропускания и обозначают буквой Т.

Для раствора, содержащего несколько окрашенных веществ справедлив закон аддитивности оптических плотностей

А=А1+А2+…+Аn,

где А1, А2, …, Аn – оптические плотности компонентов.

Учитывая закон Бугера–Ламберта–Бера, получим

А=ε1⋅C⋅l+ε2⋅C⋅l+ε3⋅C3⋅l+…+εn⋅C⋅l,

где С1, С2, С3, …, Сn – значения концентраций поглощающих веществ  в растворе; ε1, ε2, ε3, …, εn – значения молярных коэффициентов поглощения.

Закон Бугера–Ламберта–Бера применим только для сред, в которых агрегаты молекул, отдельные молекулы или ионы являются поглощающими центрами и остаются неизменными. Если характер поглощающих центров меняется, например, в связи с разбавлением, то показатель поглощения будет неодинаков для различных концентраций этого вещества. В концентрированных растворах наблюдаются отклонения от основного закона спектрофотометрии. Можно выделить следующие причины отклонений.

1. Причиной отклонения от основного закона колориметрии является влияние посторонних электролитов, находящихся в растворе.

2. Многие окрашенные соединения диссоциируют в растворах

ABA++B−

причем часто окраска иона иная, чем окраска молекулы.

3. Очень многие окрашенные соединения чувствительны к концентрации ионов водорода, т.е. к величине pH.

4. Большое значение в отклонении от основного закона колориметрии имеет процесс комплексообразования и особенно процесс  взаимного комплексообразования.

5. Многие окрашенные соединения изменяют свою окраску при стоянии. В одних случаях окраска соединения возникает не сразу, а только через некоторое время – созревание окраски. В других случаях вначале получается максимальная интенсивность окраски, а затем интенсивность постепенно падает – выцветание окраски.

6. Интенсивность окраски зависит от температуры, причем зависимость между этими величинами самая разнообразная.

7. Образование окрашенного соединения и его интенсивность очень часто зависят от таких условий, как количество прибавляемого реактива, порядок добавления, концентрация реактива и др.

8. Закон Бугера–Ламберта–Бера справедлив для монохроматического излучения. В спектрофотометрических измерениях применяют монохроматоры – спектральные аппараты, которые снабжены выходной щелью, вырезающей из спектра узкий участок, но так как аппараты снабжены щелью определенной ширины, световой поток не монохроматичен, что вызывает отклонение от закона Бугера–Ламберта–Бера. Особое значение немонохроматичность  светового излучения приобретает в инфракрасной области спектра.

2.4. Основы качественного и количественного

фотометрического анализа

Ультрафиолетовые спектры поглощения обычно имеют две, три, иногда четыре и более полос поглощения. Для идентификации исследуемого вещества записывают его спектр поглощения в различных растворителях и сравнивают полученные данные с соответствующими спектрами сходных веществ известного состава. Если спектры поглощения исследуемого вещества в разных растворителях совпадают со спектром известного вещества, то можно с большой долей вероятности сделать заключение об идентичности химического состава  этих соединений. Для идентификации неизвестного вещества по его спектру поглощения необходимо располагать достаточным количеством спектров поглощения органических и неорганических веществ.

При идентификации неизвестных соединений следует также обратить внимание на интенсивность поглощения. Органические соединения обладают полосами поглощения, максимумы которых расположены при одинаковой длине волны λ, но интенсивности их различны.

Концентрацию вещества определяют, измеряя интенсивность поглощения электромагнитного излучения в ультрафиолетовой, видимой или инфракрасной области спектра.

Идентификацию окрашенного вещества (например, красителя) можно проводить, сравнивая его спектр поглощения в видимой части со спектром сходного красителя. Этот метод анализа называют фотоколориметрией. Спектры поглощения  большинства красителей представлены в специальных атласах и руководствах. По спектру поглощения красителя можно сделать заключение о чистоте красителя, потому что в спектре примесей обычно имеется ряд полос поглощения, которые отсутствуют в спектре красителя. По спектру поглощения смеси красителей можно также сделать заключение о составе смеси, особенно, если в спектрах компонентов смеси имеются полосы поглощения, расположенные в разных областях спектра.

Фотометрические методы подразделяют на прямые и косвенные. В прямых методах определяемый ион М с помощью реагента R переводят в светопоглощающее соединение MR, а затем измеряют интенсивность светопоглощения раствора этого соединения. При косвенных определениях используют вспомогательные соединения, которые при взаимодействии с определяемым ионом либо разрушаются сами, либо образуют новые светопоглощающие соединения.

Анализ будет более селективным (избирательным) и точным, если применять как можно более узкий диапазон длин волн внешнего излучения.

При фотоколориметрическом анализе используют видимый свет (400–800 нм). Для выделения более узкого диапазона применяют светофильтры, которые устанавливают на пути падающего света. Пройдя через светофильтр, например через зеленый, свет имеет длины волн  510–550 нм. Световые лучи с другой длиной волны фильтр не пропускает. При помощи этого пучка света можно анализировать вещества, поглощающие зеленый свет. Другие вещества, поглощающие другие области излучения, мешать не будут.

6

1

2

3

4

5

4’

Рис. 2.3. Принципиальная схема

фотоэлектроколориметра:

1 – источник света; 2 – линза; 3 – светофильтр; 4, 4’– кюветы с растворами;

5 – фотоэлемент; 6 – показывающий прибор

Рис. 2.2. Общий вид прибора КФК–2:   1 – осветитель; 2 – рукоятка фильтров;

3– кюветное отделение; 4 – рукоятка перемещения кювет; 5, 6 – рукоятки настройки; 7 – микроамперметр

Анализ  ведут  при  помощи  приборов – фотоэлектроколориметров (рис. 2.2). Принципиальная схема приборов дана на рис. 2.3.

Фотоколориметрическим способом определяют содержание окрашенных веществ в исследуемом растворе, используя метод стандартов, метод добавок или метод калибровочного графика.

1. Метод стандартов. Фотометрические методы определения концентрации растворов основаны на сравнении интенсивности поглощения или пропускания света стандартными и исследуемыми растворами. Измерение оптической плотности стандартного и исследуемого окрашенных растворов всегда производят по отношению к раствору сравнения (нулевому раствору). В качестве раствора сравнения можно использовать аликвотную часть исследуемого раствора, содержащего все добавляемые компоненты, кроме реагента, образующего с определяемым ионом окрашенное соединение. Если добавляемый реагент и все остальные компоненты раствора сравнения бесцветны и, следовательно, не поглощают лучей в видимой области спектра, то в качестве раствора сравнения можно использовать дистиллированную воду. В одну колбу помещают исследуемый раствор, в другую раствор исследуемого вещества с известной концентрацией, добавляют необходимые реагенты и определяют оптические плотности растворов. Концентрацию исследуемого вещества находят по формуле

Cx=СстАxАст,

где Аx и Аст – концентрации исследуемого и стандартного раствора; Аx и Аст – оптические плотности исследуемого и стандартного раствора соответственно.

2. Метод добавок. В мерные колбы помещают одинаковые аликвотные части исследуемого раствора; во вторую колбу добавляют определенный объем стандартного раствора a1, в третью – другой объем стандартного раствора a2; во все колбы вводят необходимые реагенты, объем раствора в колбах доводят до метки и измеряют оптические плотности: раствора первой колбы Аx, раствора второй колбы с добавкой Аx+a1, раствора третьей колбы с добавкой Аx+a2.

Концентрацию исследуемого вещества рассчитывают по формуле:

Сx=Ca⋅АxАx+a−Аx,

где Ca – концентрация добавляемого раствора; Аx+a – оптическая плотность исследуемого раствора с добавкой.

А

Cx

C

Рис. 2.4. Зависимость оптической

плотности от концентрации

ОC

При графическом определении концентрации методом добавок строят график зависимости оптической плотности от концентрации добавки (рис. 2.4). Через полученные точки проводят прямую до пересечения с осью концентрации. Абсолютное значение отрезка Сх на оси концентраций соответствует концентрации исследуемого раствора.

3. Метод калибровочного графика. Определяют оптические плотности серии стандартных растворов исследуемого вещества, строят график зависимости А = f(C), который представляет собой прямую линию (рис. 2.5). Стандартные растворы – это растворы с известной концентрацией определяемого вещества. По графику, зная оптическую плотность исследуемого раствора Ах, можно определить концентрацию исследуемого раствора Сх. Наиболее точные результаты получают, интерполируя калибровочный график по методу наименьших квадратов.

Если в растворе содержится два и более окрашенных соединения, то используют дополнительные приемы. При наличии в растворе двух окрашенных соединений возможны следующие варианты:

а) кривые поглощения

Сх

А

Ах

С

Рис. 2.5. Зависимость оптической плотности  раствора от концентрации вещества

накладываются по всему спектру. В этом случае расчет концентраций C1 и C2 ведут по формулам

С1=ε2λ2⋅Аλ1l−ε2λ1Аλ2lε1λ1ε2λ2−ε1λ2ε2λ1;

С2=ε1λ2⋅Аλ1l−ε1λ1Аλ2lε1λ1ε2λ1−ε2λ2ε1λ1;

где Аλ1 и Аλ2– оптические плотности смеси веществ при длинах волн  λ1, λ2; ε1λ1и ε1λ2- молярные коэффициенты поглощения вещества 1 при соответствующих длинах волн; ε2λ1и ε2λ2- молярные коэффициенты поглощения вещества 2 при соответствующих длинах волн;

б) кривые поглощения накладываются, но есть участок, где поглощает излучение только одно вещество. В этом случае расчет ведут по формулам:

С1=ε2λ2⋅Аλ1l−ε2λ1Аλ2lε1λ1ε2λ2;

С2=Аλ2ε2λ2l

в) кривые поглощения не накладываются друг на друга. Расчет ведут  по формулам:

С1=Аλ1ε1λ1l;

С2=Аλ2ε2λ2l

2.5. Спектрофотометрия

Для выделения пучка электромагнитного излучения с более узким диапазоном длин волн используют спектрофотометры. Общий вид и принципиальная схема спектрофотометров приведены на рис. 2.6 и 2.7.

Эти приборы при помощи особых устройств – монохроматоров – позволяют получить пучок излучения с разбросом длин волн 1–2 мм.      Кроме того, в приборе при исследовании образцов возможно автоматическое изменение источников излучения с разными диапазонами.

Например, при инфракрасной спектроскопии (ИК-спектроскопии) при последовательном облучении вещества пучками электромагнитной энергии с разным диапазоном частот разные атомы и группы атомов  в молекулах будут поглощать свой резонансный диапазон частот излучения. Для каждого вещества будет наблюдаться свой характерный спектр поглощения.

Из инструментальных методов ИК-спектроскопия наиболее универсальна, обладает большими возможностями. Не существует двух соединений, за исключением оптических изомеров, с различающимися структурами, но одинаковыми ИК-спектрами. Для некоторых веществ, таких, как полимеры с близкой молекулярной массой, различия могут быть практически не заметны, но они всегда есть. В большинстве случаев ИК-спектр является «отпечатком пальцев» молекулы, который легко отличим от спектpoв других молекул. Например, для диметилфталата ИК-спектр представлен на рис. 2.8.

Рис. 2.6. Внешний вид

спектрофотометра  СФ-46:

1 – монохроматор;   2 – микропроцессорная система; 3 – кюветное отделение; 4 – осветитель; 5 – камера с фотоприемниками и усилителями;  6 – рукоятка дифракционной решетки; 7 – шкала  волн

4

9

8

3

6

2

10

7

5

Рис. 2.7. Принципиальная схема

однолучевого  спектрофотометра:

1– источник света; 2,5 – сферические зеркала; 3 – плоское зеркало; 4 – входная и выходная щель;  6 – призма;  7 – светофильтры; 8 – кюветы;  9 – фотоэлемент; 10 – блок  регистрации

1

Т

Пропускание

С=О

СН3

RСOOR

5                      7                       9                     11      λ, мкм

Рис. 2.8. Инфракрасный спектр пропускания диметилфталата

Для каждой группы атомов в молекуле характерны свои области поглощения. Для других веществ спектры будут иного вида.

Интенсивность поглощения для отдельных групп атомов прямо пропорциональна их концентрации. Таким образом, измерение интенсивности поглощения позволяет после простых вычислений определить количество данного компонента в образце

По своим возможностям метод универсален. Образцы могут быть жидкими, твердыми или газообразными. Они могут быть органическими или неорганическими.

К недостаткам ИК-спектроскопии можно отнести невысокую чувствительность к примесям – если они не превышают 1%, их трудно регистрировать. Следует также отметить, что из-за низкой энергии сигнал приемника не намного выше уровня шума, возникающего в результате хаотического теплового движения электронов в контуре приемника. Части спектрометра теплые, они излучают энергию в ИК-области и на детектор попадает значительное количество внешней энергии, которая должна быть отделена от полезного сигнала.

Рассмотрим кратко теоретические основы ИК-спектроскопии. Для этого необходимо рассмотреть типы движений молекул: 1) поступательное движение молекулы как целого, которое может рассматриваться как движение центра масс; 2) вращение молекулы вокруг центра масс; 3) колебания отдельных атомов, происходящие таким образом, что положение центра масс не изменяется и молекула не вращается; 4) движение электронов в молекуле; 5) вращение электронов и ядер атомов вокруг своих осей (спины электронов и ядер). Случаи 1, 4, 5 прямо не связаны с аналитической ИК-спектроскопией.

Вращательные ИК-спектры большинства молекул наблюдают только в дальней ИК-области.

Образование инфракрасных спектров связано с энергией колебаний атомов молекул. Колебания могут быть направлены вдоль валентной связи между атомами молекулы, в таком случае они называются валентными. Различают симметричные валентные колебания, в которых атомы колеблются в одинаковых направлениях, и ассиметричные валентные колебания, в которых атомы колеблются в противоположных направлениях.

Колебания всех атомов молекулы обуславливают полосы  поглощения, индивидуальные для молекул данного вещества. Но среди этих колебаний можно выделить колебания групп атомов которые слабо связаны с колебаниями атомов остальной части молекулы. Полосы поглощения, обусловленные такими колебаниями, называются характеристическими полосами.

В качестве примера из современных приборов, работающих в инфракрасной области, можно привести ИК-Фурье спектрометр IFF/55S. В приборе реализованы современные технологии регистрации спектров с помощью Фурье-преобразований. Снятие спектра занимает несколько секунд.

В отличие от обычных ИК-спектрометров, в которых аналитический сигнал записывают при изменении длины волны излучения, в методе Фурье спектроскопии излучению каждой длины волны соответствует интерференционная  диаграмма.

Достоинства Фурье спектроскопии: быстродействие, нет необходимости проводить фокусировку излучения, высокая разрешающая способность, регистрация большого числа спектральных линий.

2.6. Общие представления об атомно-абсорбционном

спектральном анализе

Переходы между энергетическими состояниями обуславливают поглощение или излучение определенных и характерных порций энергии (квантов), которые наблюдают либо как эмиссионные линии от возбужденных молекул, либо как полосы поглощения в ИК-, видимой и УФ-областях. На этой важной концепции основана вся спектроскопия.

Атомы  вещества  в парообразном состоянии при определенных условиях способны испускать лучи определенных длин волн (так называемое характеристическое излучение). Вместе с тем атомы способны поглощать то излучение, которое сами испускают. Таким образом, длина волны лучей, поглощенных атомами элемента, совпадает с длиной волны его характеристических излучений.

Методика атомно-абсорбционного спектрального анализа заключается в том, что исследуемое вещество вводят в газовое пламя, одновременно пламя освещают светом с непрерывным спектром, например, от лампы накаливания или от трубки с полым катодом (газоразрядная трубка, в спектре которой наблюдаются линии элементов, входящие в состав материала катода). В полученном спектре интенсивность света в области характеристических частот будет меньше интенсивности ближайших соседних участков спектра. Ослабление интенсивности в области характеристических частот измеряют при помощи фотоэлектрической установки.   Изменение интенсивности поглощения резонансного излучения в атомно-абсорбционной спектроскопии происходит экспоненциально в зависимости от толщины слоя и от концентрации вещества по закону, подобному закону Бугера–Ламберта–Бера

А = lg(I0/I) = klC,

где I0 – интенсивность падающего излучения; I – интенсивность прошедшего излучения;  k – коэффициент поглощения; l – толщина поглощающего слоя (пламени); C – концентрация.

Между ослаблением интенсивности линии, характерной для данного элемента, и концентрацией этого элемента в исследуемой пробе наблюдается линейная зависимость.

Количественные определения методом атомной абсорбции проводятся по следующей схеме:

1.Растворение пробы (параллельно подготовка стандартного раствора) и введение растворов в виде аэрозоля в пламя горелки или испарение в графитовом анализаторе с целью получения светопоглощающего атомарного пара.

2. Облучение атомарного пара источником света.

3. Разложение света, прошедшего через атомарный слой и выделение линии поглощения.

4. Оценка степени поглощения света выделенной длины волны (оптической плотности) стандартных и анализируемых растворов.

5. Определение градуировочной характеристики и расчет концентрации определяемого компонента.

Принципиальная схема установки атомно-абсорбционной спектроскопии приведена на рис. 2.9.

1

2

3

4

5

6

7

Рис. 2.9. Схема атомно-абсорбционного спектрофотометра:

1 – источник излучения; 2 – пламя; 3 – анализируемый раствор;

4 – монохроматор; 5 – приемник света; 6 – усилитель;

7 – измерительный блок

Источником излучения является обычная лампа с полым катодом,  содержащим определяемый элемент. Катод такой лампы изготовляют в виде металлического стаканчика, в котором происходит испарение вещества и возбуждение атомов элементов при электрическом разряде в атмосфере инертного газа под небольшим давлением (~102 Па)

Анод в виде металлического стержня размещают рядом с катодом и оба электрода помещают в стеклянный баллон со стеклянным или кварцевым окошком. Лампа питается током от высокоточного выпрямителя-стабилизатора, дающего напряжение 500–600 В с колебаниями, не превышающими сотых долей процента.

Пары материала катода и других веществ, находящихся на внутренней поверхности катода, попадают в плазму вследствие катодного  распыления  и  испарения  в  процессе  разряда  при 200–300 В  и 5–30 мА. В спектре свечения при температуре около 800 К в полом катоде наблюдаются резонансные частоты этих элементов.

В качестве монохроматоров применяют призмы или дифракционные решетки. В качестве приемника света используют фотоэлементы или фотоумножители.

Важным достоинством атомно-абсорбционного метода является наличие менее жестких требований, чем в эмиссионной спектроскопии, к условиям получения поглощающей плазмы, поскольку аналитический сигнал зависит от числа невозбужденных атомов, которое сравнительно мало меняется при небольших колебаниях температуры. Число линий в спектре в условиях атомно-абсорбционного анализа невелико, значительно меньше, чем в эмиссионной спектроскопии, поэтому наложения аналитических линий практически не происходит, хотя неселективное поглощение остается значительным. Предел обнаружения с помощью атомно-абсорбционного анализа при электрохимической атомизации составляет величину 10-5–10-6 (мкг/мл). Для пламенной ионизации для большинства элементов он увеличивается на 2–3 порядка. Погрешность определения обычно составляет примерно 5% и в зависимости от различных условий изменяется в пределах от 3 до 10%.

Метод имеет также ряд ограничений. Атомно-абсорбционным методом не определяются элементы, резонансные линии которых лежат в дальней ультрафиолетовой области (углерод, фосфор, галогены и др.). Необходимость растворения пробы также можно рассматривать как недостаток, поскольку эта операция удлиняет анализ. Однако работа с растворами упрощает эталонирование и обеспечивает высокую воспроизводимость результатов. К существенным недостаткам метода относится невозможность одновременного определения нескольких элементов.

2.7. Нефелометрический и турбидиметрический

методы анализа

Нефелометрический и турбидиметрический методы применяют для анализа суспензий, эмульсий, различных взвесей и других мутных сред. Интенсивность пучка света, проходящего через такую среду, уменьшается за счет рассеивания и других процессов взаимодействия света с взвешенными частицами.

Нефелометрический метод определения концентрации основан на измерении интенсивности света, рассеянного взвешенными частицами, а турбидиметрический – на измерении интенсивности света, прошедшего через эту среду.

Можно записать:

I0=Ir+It,

где I0 – интенсивность падающего света; Ir – интенсивность рассеянного света; It – интенсивность прошедшего света.

Интенсивность потока, рассеиваемого небольшими частицами, подчиняется уравнению Релея:

Ir=I0FNV2λ4r2(1+cos2β),

где F – функция от показателя преломления; N – общее число частиц; V – объем частицы; λ – длина волны падающего света; r – расстояние от наблюдателя; β – угол, образованный падающим и рассеянным светом.

При нефелометрических исследованиях величины п, п1, r и β остаются постоянными, поэтому уравнение Релея может быть написано в упрощенном виде:

Ir=I0KNV2λ4,

где  К – коэффициент пропорциональности.

Из уравнения следует, что интенсивность рассеянного светового потока пропорциональна числу дисперсных частиц и зависит от концентрации определяемого вещества. На интенсивность рассеянного светового потока влияют не только количество, но и размеры частиц, что значительно усложняет практическое выполнение нефелометрического анализа.

При турбидиметрических измерениях интенсивность прошедшего светового потока It  может быть определена по уравнению

lgI0It=k∗Cld3d4+αλ4,

где  I0 – интенсивность падающего светового потока; It  – интенсивность светового потока, прошедшего через раствор; С – концентрация поглощающих частиц в растворе; l - толщина поглощающего слоя раствора; d – средний диаметр поглощающих частиц; k* и α – константы, зависящие от природы суспензии и метода измерения; λ –  длина волны.

При постоянных значениях d, λ, k, α получим уравнение

lgI0It=klC.

Это уравнение турбидиметрии имеет вид, аналогичный уравнению Бугера–Ламберта–Бера:

It=I0⋅10−klC,

где k – молярный коэффициент мутности раствора.

При нефелометрическом и турбидиметрическом анализе необходимо соблюдать ряд условий, определяющих успешность работы:

l. Получаемые взвеси должны иметь незначительную растворимость.

2. Поскольку значения рассеянного и поглощенного света зависят от размеров частиц, находящихся в растворе, получение правильных результатов при анализе суспензий зависит от методики получения суспензий.

4

3

2

1

Рис. 2.10. Схема нефелометра.

1 – осветитель; 2 – щель; 3 – кювета; 4 – окуляр

Интенсивность рассеянного света и света, прошедшего через анализируемую смесь, может быть измерена с помощью фотоэлементов или визуально. Для измерения интенсивности рассеянного света успешно используются нефелометры (рис 2.10).

Свет от мощного осветителя 1 попадает на кювету нефелометра 2 через щель 3, высоту которой можно менять. Наблюдение оптических полей ведут через окуляр 4.

Количественные определения обычно проводятся методом калибровочного графика. Известны также методики турбидиметрического титрования, основанные на реакциях образования осадков малорастворимых соединений.

Основным достоинством нефелометрических и турбидиметрических методов является их высокая чувствительность, что особенно ценно по отношению к элементам или ионам, для которых отсутствуют цветные реакции и не разработаны колориметрические (фотометрические) методы. В практике широко применяют нефелометрическое определение хлоридов и сульфатов в природных водах и аналогичных объектах. По точности турбидиметрия и нефелометрия уступают фотометрическим методам, что связано, главным образом, с трудностями получения суспензий, обладающих одинаковыми размерами частиц, стабильностью во времени и т. д. Нефелометрию и  турбидиметрию используют в анализе взвесей, эмульсий и т. п. гетерогенных систем. Нередко такие системы получают специально для определения ионов (обычно анионов), не образующих окрашенных соединений (например, Clˉ, SO4ˉ и т. д.).

2.8. Теоретические основы рефрактометрического метода

анализа

Исследование преломления света при прохождении луча через границу раздела прозрачных однородных сред (рефрактометрия) является, старейшим  из  оптических  методов,  известным  еще  по  работам И. Ньютона, Л. Эйлера, М. В. Ломоносова и др.

При падении луча света на границу раздела двух прозрачных сред происходит частичное отражение света от поверхности раздела и частичное распространение света в другой среде (рис. 2.11). Направление луча во второй среде изменяется в соответствии с законом преломления:

α1

α2

Рис. 2.11. Преломление света на границе двух сред.

n2(отн)=sinα1sinα2.

Величину n2(отн) называют относительным показателем (коэффициентом) преломления второй среды по отношению к первой. Показатель преломления по отношению к вакууму называют абсолютным показателем преломления:

n2(абс)=sinαвакуумsinα2.

Опыт показывает, что если свет переходит, например, из воздуха в какую-то конденсированную, более преломляющую среду, то угол падения всегда больше угла преломления. При переходе из среды, более преломляющей, в среду, менее преломляющую, угол преломления α2 оказывается больше угла падения α1. Если угол преломления α2 = 90°, то преломления вообще не произойдет, и поскольку sin 90° =  1,

n2(отн)=sinα1.

Угол α1, при котором преломление не происходит, называют углом полного внутреннего отражения, а также предельным или критическим углом. Данное уравнение показывает, что при условии полного внутреннего отражения можно рассчитать показатель преломления.

В наиболее широко применяемых приборах для определения показателя преломления используют измерение угла полного внутреннего отражения.

Чем больше разность показателей преломления компонентов, тем более высокой будет точность анализа. Показатели преломления многих технически важных смесей сведены в специальные таблицы, облегчающие проведение рефрактометрического анализа.

Принципиальная схема измерительного устройства представлена на рис. 2.12. Основной частью прибора является измерительная призма 3 из оптического стекла с точно известным показателем преломления N. Источником света служит натриевая лампа или газоразрядная трубка (водородная, гелиевая или ртутная), дающая линейчатый спектр.

Рис. 2.12. Принципиальная схема рефрактометра.

5

1

2

3

4

А

В

β

φ

Луч света 1 падает на кювету 2, находящуюся на входной грани АВ измерительной призмы 3. Входная грань находится в оптическом контакте с исследуемой жидкостью и служит границей раздела, на которой происходит преломление и полное внутреннее отражение. Луч, соответствующий предельному углу φ, называют предельным лучом. После преломления на границе выходная грань призмы ВС – воздух он образует с нормалью к грани ВС угол β. Если угол φ близок к предельному, поле зрения 5 трубки 4 оказывается разделенным на светлую (освещенную) и  темную (неосвещенную) части. В этом состоянии отсчетное устройство измерительного прибора показывает точную (до десятых долей градуса) величину угла β.

Показатель преломления n исследуемой жидкости рассчитывают по формуле:

n=sinαN2−sin2β,

где α – преломляющий угол измерительной призмы; N – ее показатель преломления.

Кроме метода  предельного угла для измерения показателя преломления используется метод призмы, а также иммерсионный, интерференционные и некоторые другие методы.

Рефрактометрический метод анализа можно применять для определения концентрации в растворах веществ, для которых зависимость показателя преломления от концентрации близка к линейной. Для таких определений обычно используют метод калибровочного графика.

Показатель преломления зависит от природы вещества, температуры, давления (для газов). Поэтому измерения следует проводить при постоянной температуре и применять световой поток определенной длины волны. Справочные значения показателя преломления приводят обычно для температуры 20°С длине волны падающего света, соответствующего желтой линии натрия (nD20). Более точные результаты дает измерение дисперсии. Дисперсия определяется как зависимость скорости распространение световых волн в среде (значит и показателя преломления) от длины волны. Количественно дисперсию определяют по уравнению:

D = nλ1−nλ2,

гдеnλ1иnλ2- показатели преломления, измеренные при длине волны λ1 и длине волны λ2 соответственно.

Анализ тройных систем значительно сложнее, так как наряду с измерением показателя преломления обычно приходится определять еще какое-либо свойство системы (плотность, вязкость и т. д.). Большое распространение получил рефрактоденсиметрический метод, основанный на измерении показателя преломления и плотности.

Рефрактометрический метод анализа применяют в технологическом контроле в пищевой промышленности, в клинических медицинских исследованиях, при анализе кондитерских изделий, молока, масла, различных жиров и т. д. Нередко показатель преломления включается в ГОСТ как характеристика качества вещества (например, стирола).

2.9. Основы поляриметрического и люминесцентного анализа

Поляриметрические измерения, основанные на определении угла вращения плоскости поляризации, являются общепринятыми, официально утвержденными методами анализа в различных отраслях промышленности.

У обычного естественного луча колебания световой волны происходят во всех плоскостях, перпендикулярных направлению света. Луч, у которого эти колебания происходят только в какой-то одной плоскости, называют поляризованным, а плоскость, в которой происходят колебания – плоскостью колебаний. Плоскость, перпендикулярная ей, называется плоскостью поляризации. Некоторые кристаллы обладают способностью поляризовать свет. После прохождения через такой кристалл луч света становится поляризованным.

Вещества, способные изменять плоскость поляризации светового луча, называются оптически активными веществами, а неспособные изменять плоскость поляризации - оптически неактивными. При прохождении поляризованного света через оптически активное вещество происходит поворот плоскости поляризации на некоторый угол, называемый углом вращения плоскости поляризации.

Угол вращения плоскости поляризации α связан с концентрацией оптически активного вещества в растворе С и толщиной слоя раствора l соотношением:

α=αудlС,

где αуд – удельное вращение плоскости поляризации.

В любом приборе для поляриметрического анализа (поляриметре) есть поляризатор и анализатор (рис. 2.13), между которыми находится трубка с анализируемым раствором.

4

3

2

1

Рис. 2.13. Схема поляриметра.

1 – поляризатор; 2 – пластинка бикварца; 3 – трубка с раствором; 4 – анализатор

Если поляризатор и анализатор установлены так, что их плоскости поляризации параллельны между собой, то в отсутствие анализируемого вещества свет будет беспрепятственно проходить через оба устройства и наблюдаться в зрительную трубу. Если в отсутствие анализируемого вещества анализатор повернуть на 90°, т. е. ориентировать так, что его плоскость поляризации будет перпендикулярна плоскости поляризатора, то, очевидно, поляризованный свет через анализатор проходить не будет. Это положение «на темноту». При введении между поляризатором и анализатором оптически активного анализируемого раствора в зрительной трубе появится свет. Чтобы вновь добиться темноты, анализатор необходимо повернуть на некоторый угол, равный углу вращения плоскости поляризации анализируемым веществом. Величина угла вращения может быть непосредственно прочитана на отсчетном устройстве зрительной трубы.

В качестве поляризатора и анализатора обычно используют призму Николя  (или просто николь),  изготовляемую из исландского шпата (СаСО3). Осветителем часто служит натриевая лампа. Оптическая  система поляриметра включает также устройство для повышения точности установки на «темноту». Это могут быть дополнительные призмы Николя или так называемые пластинки бикварца.

Пластинка бикварца состоит из лево- и правовращающего кварца и помещается после поляризатора перед трубкой с анализируемым раствором. При предварительной установке на «темноту», когда николи взаимопараллельны, и в отсутствие анализируемого раствора пластинка бикварца окрашивает поле зрительной трубы в сплошной серо-фиолетовый цвет. Введение анализируемого раствора вызывает резкий цветовой эффект: одна половинка поля становится красной, другая - синей. Поворотом анализатора восстанавливают первоначальную серо-фиолетовую окраску всего поля и по углу поворота анализатора находят угол вращения плоскости поляризации анализируемым раствором.

Люминесценцией называют свечение, избыточное над температурным и обладающее длительностью не менее чем 10-10 с, что превышает период световых колебаний.

Люминесценция возникает в результате электронного перехода при возвращении частиц из возбужденного состояния в нормальное. Таким образом, молекула преобразует поглощенную энергию в собственное излучение.

В возбужденное состояние частицы люминесцирующего вещества могут переходить под действием света и тогда люминесценцию  называют фотолюминесценцией (флуоресценцией или  фосфоресценцией), под действием рентгеновского излучения – рентгенолюминесценцией, в результате химической реакции – хемилюминесценцией и т. д.

Эффективность преобразования энергии поглощенного света характеризуется энергетическим и квантовым выходами люминесценции. Отношение излучаемой энергии люминесценции к энергии поглощенного света называют энергетическим выходом люминесценции, а отношение числа излучаемых квантов к числу поглощенных называют квантовым выходом люминесценции.

Качественный люминесцентный анализ основан на способности исследуемого вещества в соответствующих условиях люминесцировать или, реже, гасить люминесценцию. Возникновение или исчезновение люминесценции обычно наблюдается визуально.

Количественный люминесцентный анализ основан на использовании соотношения Iл=kС, связывающего интенсивность флуоресценции Iл с концентрацией флуоресцирующего вещества С.  В практике количественного люминесцентного анализа обычно применяется метод калибровочного графика. К настоящему времени разработаны методы количественного определения с помощью люминесцентного анализа почти всех элементов при содержании в среднем 10-5%.

1

2

3

4

5

Рис. 2.14. Схема флуориметра: 1 – источник освещения; 2 – светофильтр; 3 – кювета;

4 – светофильтр; 5 – приемник света

Схема прибора для проведения люминесцентного анализа представлена на рис. 2.14. Свет от источника освещения 1 проходит через светофильтр 2 и падает на кювету 3 с исследуемым раствором. Приемник света 5 измеряет люминесцентное излучение под прямым углом к направлению возбуждающего света. Светофильтр 4 пропускает свет люминесценции и поглощает рассеянный свет от источника возбуждения.

В практике люминесцентного анализа исследуемое вещество обычно освещают ультрафиолетовыми лучами. Наибольшее распространение среди различных источников освещения, вызывающих люминесценцию, получили газоразрядные лампы, чаще всего ртутно-кварцевые и ксеноновые. Приемником люминесцентного излучения может служить глаз человека. В современных приборах для количественного анализа в качестве приемника излучения используют фотоумножители (преобразуют световую энергию в электрическую, дают усиление в 105 – 106 раз).

Важнейшей особенностью люминесцентного метода анализа является его применяемость к определению микропримесей. Погрешность метода составляет 5–7%. Применимость люминесцентного анализа очень широка. Он может быть использован для определения почти любого элемента, многих органических, биологически активных и других веществ.

2.10. Контрольные вопросы и задачи

Вопросы и задания для самоподготовки

- Какие методы относятся к оптическим методам анализа?

- Как происходит процесс поглощения веществом электромагнитного излучения в ультрафиолетовой, видимой, инфракрасной областях?

- Как происходит испускание веществом электромагнитного излучения?

- Что применяют в практике атомно-эмиссионного спектрального анализа в качестве источников возбуждения вещества? Что применяют в качестве диспергирующих элементов?

- Какие методы оптического анализа и почему называются абсорбционными?

- Какое электромагнитное излучение (какая длина волны, частота излучения) и почему используют в фотометрических и спектрофотометрических методах анализа?

- Что называется оптической плотностью исследуемого раствора?

- Как связана оптическая плотность с коэффициентом пропускания?

- Для чего в фотометрическом анализе применяют светофильтры?

- Что применяют в спектрофотометрах в качестве монохроматоров?

- Чем обусловлено появление многих пиков поглощения веществом электромагнитного излучения инфракрасной области?

- Как связаны интенсивность поглощения ИК-излучения с концентрацией поглощающего вещества?

- Что представляют собой метод стандартов, метод добавок, метод калибровочного графика?

- Для каких сред применяют нефелометрический и турбидиметрический методы анализа? Чем различаются эти методы?

- На каких свойствах света основан метод рефрактометрического анализа?

- Что называется абсолютным показателем преломления, относительным показателем преломления, углом полного внутреннего отражения?

- Какие свойства веществ и светового луча положены в основу поляриметрического анализа?

- Какие вещества называются оптически активными?

- Что называется люминесценцией, какие виды люминесценции вы знаете?

- Как возникает люминесценция?

- Как связаны интенсивность флуоресценции с концентрацией флуоресцирующего вещества?

- Приведите и охарактеризуйте общую схему стилоскопа.

- Приведите и охарактеризуйте применяемое в эмиссионном анализе уравнение Ломакина–Шайбе.

- Приведите и проанализируйте уравнение Бугера–Ламберта–Бера.

- Приведите и объясните общую схему фотоэлектрокалориметра.

- Охарактеризуйте метод атомно-абсорбционного спектрального анализа.

- Приведите и проанализируйте уравнение Релея.

- Приведите и объясните уравнение для расчета дисперсии.

- Объясните принцип работы поляриметра.

- Объясните принцип работы флуориметра.

Примеры решения задач

Задача 1. Толщина слоя окрашенного раствора Fe3+ с сульфосалициловой кислотой, содержащего 8·10-3 г/дм3 Fe3+ равна 1 см. Рассчитайте молярный коэффициент поглощения если оптическая плотность составляет 0,56.

Решение. Рассчитываем молярную концентрацию ионов Fe3+ в растворе Сx:

Сx=8⋅10−3⋅156=14⋅10−5моль/дм3 (моль/л).

Коэффициент поглощения равен

ε=АlС=0,561⋅7⋅10−5=8⋅103.

Задача 2. Навеску стали 0,2 г растворили в 100 мл кислоты. Аликвотную часть раствора, равную 15 мл, обработали реактивами в мерной колбе емкостью 50 мл и по калибровочному графику определили, что в ней содержится 0,123 мг никеля. Вычислите процентное содержание никеля в стали.

Решение. Процентное содержание никеля ωNi найдем по формуле

ωNi=gNigст⋅100,

где gNi=gNi'⋅VобщV1,gNi'= 0,123 мг – количество никеля в аликвотной части; Vобщ = 100 мл – общий объем раствора; V1 = 15 мл – объем аликвотной части; gст = 0,2 – навеска стали.

gNi=0,123⋅10015=0,82 мг

(V2 =50 мл в расчете не используется, т.к. содержание никеля, определенное графически, дано в пересчете на 50 мл,  gNi' = 0,123 мг/50 мл).

ωNi=0,82200⋅100=0,41%.

Ответ: в стали содержится 0,41 % никеля.

Задача 3. Определите содержание Fe3+, мг/дм3, если оптическая плотность раствора соли Fe3+ с сульфосалициловой кислотой в кювете толщиной 2 см равна 0,88. Оптическая плотность стандартного раствора, содержащего 3 мг/дм3, равна 0,28.

Решение. Содержание Fe3+ рассчитываем по формуле:

СxСст=АxАст;

Сx=0,88⋅30,28=9,43мг/дм3.

Задача 4. Вычислите мольную рефракцию четыреххлористого углерода, если показатель преломления nD20=1,4603, а плотность ρ20=1,604.

Решение. Вычисляем мольную рефракцию по формуле

R=Mρ⋅n2−1n2+2.

Подставляя приведенные в задаче величины, получаем:

R=154⋅(1,46032−1)1,6040⋅(1,46032+2)=154⋅(2,1325−1)1,6040⋅(2,1325+2)=26,31.

Задачи для самостоятельного решения

- Оптическая плотность окрашенного раствора Fe3+ с сульфосалициловой кислотой, равна А (табл. 2.1). Рассчитайте молярный коэффициент поглощения раствора, если концентрация раствора равна С, а толщина слоя 1 см.

Таблица 2. 1

Варианты заданий

| Пара-метр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| А | 0,61 | 0,35 | 0,45 | 0,58 | 0,63 | 0,38 | 0,31 | 0,69 | 0,52 | 0,65 |
| С, мг/дм3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 6 | 9 |

- Рассчитайте  процентное  содержание  хрома  в  стали,  если известно, что навеску стали, равную g (табл. 2.2), растворили в 50 мл кислоты. Аликвотную часть раствора, равную 10 мл, обработали реактивами в мерной колбе на 25 мл и по калибровочному графику определили, что в ней содержится b мг хрома.

Таблица 2.2

Варианты заданий

| Пара-метр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| g, г | 0,25 | 0,3 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,4 | 0,35 | 0,2 | 0,1 | 0,25 |
| b, мг | 1,25 | 2,33 | 1,51 | 2,0 | 1,32 | 2,70 | 2,12 | 1,90 | 1,54 | 2,63 |

- Известно,   что  оптическая  плотность  стандартного   раствора KMnO4, содержащего С мг/дм3 ионов MnO4- равна А1, (табл. 2.3). Определите содержание MnO4-, мг/дм3, в исследуемом растворе, если его оптическая плотность, измеренная в тех же условиях, равна А 2.

Таблица 2.3

Варианты заданий

| Пара-метр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С, мг/дм3 | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 1,0 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,8 | 3,1 | 1,6 |
| А 1 | 0,2 | 0,25 | 0,28 | 0,15 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,41 | 0,45 | 0,25 |
| А 2 | 0,4 | 0,3 | 0,41 | 0,25 | 0,2 | 0,33 | 0,55 | 0,28 | 0,22 | 0,50 |

- Для определения меди в сточной воде в две мерные колбы на 100 мл влили одинаковые объемы V сточной воды (табл. 2.4), туда же ввели необходимое количество аммиака и раствора рубеановодородной кислоты. В одну из колб добавили 10 мл стандартного раствора CuSO4  с известной концентрацией 0,1 моль/л, содержимое обеих колб довели до метки. После фильтрования растворы фотометрировали, получив значения оптической плотности Ах и Ах+а. Определите содержание меди в сточной воде.

Таблица 2.4

Варианты заданий

| Параметр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| V, мл | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 |
| А х | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,34 | 0,31 | 0,35 |
| Ах+а | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,49 | 0,33 | 0,41 | 0,50 | 0,56 | 0,45 | 0,55 |

- Длина волны падающего света меняется от λ1 до λ2 (табл. 2.5). Рассчитайте, используя уравнение Релея, во сколько раз увеличится (уменьшится) интенсивность рассеянного света.

Таблица 2.5

Варианты заданий

| Параметр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| λ1, нм | 500 | 450 | 600 | 550 | 500 | 650 | 700 | 750 | 800 | 800 |
| λ2, нм | 750 | 800 | 700 | 650 | 600 | 700 | 420 | 450 | 550 | 600 |

- Светорассеяние стандартных и исследуемых золей одинаковой концентрации сравнивали с помощью нефелометра. Определите радиус частиц исследуемого золя, если радиус частиц стандартного золя rст=150 нм, а интенсивности рассеянного света стандартного и исследуемого растворов равны соответственно Iр(ст) и Iр(х) (табл. 2.6).

Таблица 2.6

Варианты заданий

| Параметр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Iр(ст) усл. ед. | 0,20 | 0,38 | 0,50 | 0,45 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,25 | 0,62 | 0,23 |
| Iр(х) усл. ед. | 0,42 | 0,54 | 0,35 | 0,22 | 0,15 | 0,24 | 0,45 | 0,50 | 0,31 | 0,46 |

- С помощью калибровочного графика (табл. 2.7) определите содержание пропилового спирта в водном растворе, показатель преломления которого равен 1,3540.

Таблица 2.7

Варианты заданий

|  |  | Содержание пропилового спирта, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Показатель преломления n по вариантам | 1 | 1,3333 | 1,3433 | 1,3530 | 1,3628 | 1,3725 | 1,3820 |
|  | 2 | 1,3333 | 1,3874 | 1,4415 | 1,4956 | 1,5497 | 1,6038 |
|  | 3 | 1,3333 | 1,3390 | 1,3446 | 1,3498 | 1,3550 | 1,3600 |
|  | 4 | 1,3333 | 1,3456 | 1,3579 | 1,3702 | 1,3820 | 1,3950 |
|  | 5 | 1,3333 | 1,3618 | 1,3903 | 1,4188 | 1,4473 | 1,4750 |
|  | 6 | 1,3333 | 1,3935 | 1,4537 | 1,5139 | 1,5741 | 1,6343 |
|  | 7 | 1,3333 | 1,3685 | 1,4037 | 1,4389 | 1,4741 | 1,5093 |
|  | 8 | 1,3333 | 1,3792 | 1,4251 | 1,4710 | 1,5169 | 1,5628 |
|  | 9 | 1,3333 | 1,3420 | 1,3507 | 1,3595 | 1,3685 | 1,3760 |
|  | 10 | 1,3333 | 1,3427 | 1,3521 | 1,3615 | 1,3705 | 1,3800 |

- Определите, сколько литров воды испарилось из начального раствора сахарозы, равного V (табл. 2.8), если показатель преломления раствора сахарозы до упаривания равен n1, а после упаривания n2.

Таблица 2.8

Варианты заданий

| Вариант | Параметр |  |  | Вариант | Параметр |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V, л | n1 | n2 |  | V, л | n1 | n2 |
| 1 | 12 | 1,3450 | 1,4540 | 6 | 20 | 1,3390 | 1,4050 |
| 2 | 20 | 1,3521 | 1,4780 | 7 | 10 | 1,3405 | 1,4675 |
| 3 | 5 | 1,3467 | 1,4895 | 8 | 20 | 1,3707 | 1,4312 |
| 4 | 10 | 1,3785 | 1,4565 | 9 | 10 | 1,3810 | 1,4905 |
| 5 | 30 | 1,3620 | 1,4870 | 10 | 10 | 1,3755 | 1,4475 |

- Определите мольную рефракцию вещества (табл. 2.9) если оно имеет показатель преломления n и плотность ρ.

Таблица 2.9

Варианты заданий

| Вариант | Вещество | Параметр |  | Вариант | Вещество | Параметр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | ρ, г/см3 |  |  | n | ρ, г/см3 |
| 1 | С10Н16 | 1,4635 | 0,8594 | 6 | C6H6 | 1,5011 | 0,8790 |
| 2 | С2Н5ОН | 1,3613 | 0,7893 | 7 | CH3OH | 1,3286 | 0,7917 |
| 3 | CHCl3 | 1,4456 | 1,4882 | 8 | CS2 | 1,6280 | 1,2630 |
| 4 | С6Н5Сl | 1,5246 | 1,1066 | 9 | C4H4S | 1,5286 | 1,0644 |
| 5 | C6H14 | 1,3751 | 0,6550 | 10 | C6H5Br | 1,5686 | 1,4951 |

- Определите концентрацию урана (в мг/мл) в растворе трибутилфосфата, если известно уравнение калибровочного графика для люминесцентного анализа (табл. 2.10) и интенсивность люминесценции урана равна I.

Таблица 2.10

Варианты заданий

| Вариант | Уравнение калибровочного графика, мг/л | I, усл. ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | С = 3·10-5+4·10-4lg I | 50 |
| 2 | С = 8·10-5+2.5·10-4lg I | 30 |
| 3 | С = 7,5·10-5+38·10-4lg I | 45 |
| 4 | С = 4·10-5+17·10-4lg I | 55 |
| 5 | С = 0,68·10-4+23·10-5lg I | 28 |
| 6 | С = 0,55·10-4+45·10-5lg I | 46 |
| 7 | С = 0,71·10-4+6·10-5lg I | 32 |
| 8 | С = 2,5·10-5+28·10-4lg I | 40 |
| 9 | С = 3,6·10-5+8·10-4lg I | 60 |
| 10 | С = 0,15·10-4+7,5·10-4lg I | 34 |

2.11. Лабораторные работы

Работа 1. Фотометрическое определение содержания железа

методом добавок

Цель работы: овладеть методиками фотометрического определения элементов в строительных материалах; определить содержание железа в растворе методом  добавок.

Оборудование и реактивы:фотоэлектроколориметр ФЭК-56, КФК-2 или другой фотоэлектроколориметр; мерные колбы на 100 мл (4 шт); пипетки на 10 мл (2 шт); стандартный раствор железа (0,864 г невывет-ренных железоаммонийных квасцов растворяют в воде, приливают 5 мл концентрированной серной кислоты и разбавляют водой  до 1 л. Раствор содержит железа 0,1 мг/мл); 10%-й раствор сульфосалициловой кислоты, 25%-й раствор аммиака, исследуемый раствор, содержащий Fe3+.

Порядок выполнения работы. Определяют содержание железа в исследуемом растворе, используя метод добавок. Этот метод позволяет исключить влияние состава анализируемого раствора.

Берут четыре одинаковые мерные колбы. Пипеткой отбирают по 3 мл анализируемого раствора железа и помещают в первые 3 мерные  колбы на 100 мл. Во вторую колбу приливают 2,5 мл стандартного раствора, в третью – 5 мл стандартного раствора. Затем в каждую из трех колб приливают по 5 мл раствора сульфосалициловой кислоты и по 5 мл раствора аммиака. Водой заполняют колбы до метки и перемешивают растворы. В четвертую колбу помещают по 5 мл растворов сульфосалициловой кислоты и аммиака, водой доводят до метки.

Сульфосалициловая кислота (2-окси-5-сульфобензойная кислота) с ионами Fe3+ образует ряд комплексных соединений. При рН = 8−11 образуется окрашенный комплексный анион, содержащий железо.

На фотоэлектроколориметре, используя фиолетовый светофильтр, определяют оптическую плотность раствора первой колбы Аx, второй Аx+a1 и третьей колбы Аx+a2 относительно четвертого раствора. Оптическую плотность каждого раствора измеряют 4–5 раз и находят среднее значение. Содержание вещества расчетным путем определяют по формулам:

Cx=Ca1⋅АxАx+a1−Аx  или   Cx=Ca2⋅АxАx+a2−Аx,

где Са1и Са2 - содержание стандартного раствора во второй и третьей колбах соответственно.

Рис. 2.15. Зависимость оптической

плотности  раствора от концентрации исследуемого вещества

a

a1

А

Ах

ОСx

Аx+a1

Аx+a2

a2

Сх

О

При графическом определении строят график зависимости оптической плотности от концентрации (рис. 2.15) Через полученные три точки проводят прямую до пересечения ее с осью концентрации. По абсолютному значению отрезка ОСх на оси концентраций определяют концентрацию исследуемого раствора.

Требования к отчету. В отчете приводят название, цель и сущность работы. По данным опыта расчетным и графическим способом находят концентрацию железа в анализируемом растворе. Сравнивают результаты. Вычисляют относительную ошибку результатов, полученных разными способами.

Работа 2. Фотометрическое определение алюминия и железа

в силикатных материалах методом калибровочного графика

Цель работы: овладеть методиками фотометрического определения различных элементов в строительных материалах; определить содержание алюминия в растворе методом калибровочного графика, определить содержание железа методом стандартов.

Оборудование и реактивы: фотоэлектроколориметр ФЭК-56, КФК-2 или другой фотоэлектроколориметр; электроплитка; мерные колбы (250 мл – 1 шт., 50 мл – 6 шт.); пипетки градуированные (2 мл, 10 мл); термостойкий стакан (250–300 мл); фильтры,  воронка,  растертый  силикатный  кирпич;  растворы  НCI (10%-й и 0,5 моль/л); алюминона (0,2%-й раствор); ацетатный буферный раствор (смесь ацетата натрия с уксусной кислотой в соотношении 1:1); раствор аскорбиновой кислоты (0,005 моль/л.); метиловый оранжевый индикатор, аммиак (10%-й раствор);  раствор азотной кислоты  (4 моль/л);  раствор  перманганата калия (0,1 моль/л); раствор роданида калия или аммония (6 моль/л); стандартный раствор алюминия (0,05 мг алюминия в 1 мл раствора); стандартный раствор железа (0,1 мг железа в 1 мл раствора).

Порядок выполнения работы.  Алюминий образует с некоторыми органическими соединениями окрашенные лаки. Один из реактивов для определения алюминия – аурилтрикарбоксилат аммония (алюминон). В слабокислой или нейтральной среде этот реактив образует с алюминием внутрикомплексное соединение, интенсивно окрашенное в красный цвет. Поэтому необходимо постоянно поддерживать рН среды  4,4 с помощью ацетатного буферного раствора. Образование соединения ускоряется при нагревании.

Определению алюминия мешают многие ионы, особенно ионы железа (III), образующие с алюминоном интенсивно окрашенное соединение. Для устранения влияния железа (III) его связывают в прочное комплексное соединение. В качестве маскирующего средства используют разбавленный раствор (0,005 моль/л) аскорбиновой кислоты.

Содержание алюминия в исследуемых материалах определяют по калибровочному графику, построенному по стандартным растворам.

Сх

А

Ах

С

Рис. 2.16. Калибровочный график

В мерные  колбы  вместимостью 50 мл последовательно вливают 0,5; 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 мл стандартного раствора алюминия, содержащего в 1 мл 0,05 мг алюминия. В каждую колбу приливают по 1 мл 0,005 моль/л раствора аскорбиновой кислоты и по 1 капле метилового оранжевого и осторожно нейтрализуют аммиаком до перехода окраски в желтую. Избыток аммиака нейтрализуют 0,5 моль/л раствором HCI до перехода окраски в розовую и добавляют еще 1 мл кислоты. Затем во все колбы приливают до 5 мл алюминона и через 3–5 мин добавляют 20 мл ацетатного буферного раствора. Объем растворов доводят до метки дистиллированной водой, перемешивают и оставляют на 15–20 мин до развития окраски, затем определяют оптическую плотность растворов с зеленым светофильтром. По значениям оптической плотности и концентрации строят калибровочный график (рис. 2.16).

Навеску силикатного кирпича массой 1–2 г, предварительно высушенного до постоянной массы в шкафу при температуре 105...110˚С, помещают в термостойкий стакан объемом 250–300 мл, приливают в стакан 30 мл 10%-го раствора HCI и кипятят 3–4 мин. Содержимое стакана переносят в мерную колбу вместимостью 250 мл через воронку с фильтром. Фильтр и стакан тщательно промывают дистиллированной водой, промывные воды переливают в мерную колбу. Объем раствора доводят до метки дистиллированной водой.

Далее аликвотную часть раствора, полученного в результате растворения  силикатного  кирпича,  5 мл,  помещают  в  мерную  колбу  на 50 мл и готовят раствор для фотометрирования, выполняя все операции, которые проводили при приготовлении раствора для построения калибровочного графика. Находят оптическую плотность исследуемого раствора Аx. По калибровочному графику, зная оптическую плотность Аx,  находят концентрацию исследуемого раствора Сx  (см. рис. 2.16).

Для определения содержания железа в мерную колбу на 50 мл помещают 2–5 мл стандартного раствора железа (III), добавляют 10 мл раствора азотной кислоты, 1–2 капли раствора перманганата калия (раствор добавляют для окисления небольших количеств железа (II), которое может образовываться при растворении навески в соляной кислоте) и 5 мл роданида калия. Объем колбы доводят до метки дистиллированной водой, перемешивают и сразу определяют оптическую плотность с синим светофильтром в кювете с толщиной слоя 1 см.

Аналогично готовят для фотометрирования исследуемый раствор, взяв аликвотную часть раствора, 5 мл, полученного в результате растворения силикатного кирпича. Измерив оптические плотности стандартного Аст и исследуемого Аx окрашенных растворов при одной и той же толщине поглощающего слоя (1 см), определяют концентрацию железа в исследуемом растворе по методу стандартов. Расчет ведут по формуле:

Сx=CстАxАст.

Рассчитывают содержание оксида алюминия и оксида железа в силикатном кирпиче, %:

Fe2O3(Al2O3)=С⋅V1⋅100V2⋅m⋅1000,

где С – концентрация Fe2O3 (Al2O3), найденная по калибровочному графику или по формуле;  V1 – объем исследуемого раствора; V2 – объем аликвотной части; m – навеска кирпича.

Требования к отчету. В отчете приводят название, цель и сущность работы, две таблицы результатов опыта, график, расчетную формулу, конечный результат.

Работа 3. Определение концентрации хлорид-ионов

турбидиметрическим методом

Цель работы: овладеть методиками оптического анализа суспензий; определить концентрацию хлорид-ионов в исследуемом растворе турбидиметрическим методом.

Оборудование и реактивы: нефелометр или фотоэлектроколориметр КФК-2; аналитические весы; пипетка (5 мл); мерные колбы (1 шт. вместимостью 500 мл, 5 шт. – 50 мл); 0,5 %-ый раствор желатина (не содержащий хлорид-ионов, полученный путем растворения при нагревании 0,5 г желатина в 100 мл воды), отфильтрованный и охлажденный до комнатной температуры; раствор азотной кислоты (0,1 моль/л); раствор нитрата серебра (0,005 моль/л): навеску 0,8495 г (хч) нитрата серебра растворяют в колбе на 1 л в дистиллированной воде, доводят до метки, раствор хранят в темной склянке; стандартный раствор хлорида калия: навеску 0,10 г КСl, взвешенную на аналитических весах, растворяют в мерной колбе емкостью 500 мл и объем раствора доводят до метки; 1 мл такого раствора соответствует приблизительно 0,1 мг хлора (в каждом случае рассчитывают по величине взятой навески КСl), анализируемый раствор КСl.

Порядок выполнения работы. Нефелометрическое определение хлорид-иона основано на осаждении его нитратом серебра. Хлорид серебра выделяется в виде коллоидного раствора.

Готовят стандартный раствор КСl, как указано выше, рассчитывают концентрацию ионов хлора в растворе. В мерные колбы последовательно помещают 2, 4, 5, 6 и 7 мл стандартного раствора, в каждую добавляют 10 мл HNО3, 2 мл желатина и 10 мл AgNО3, доводят объем до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают.

Через 5 мин растворы, начиная с наименьшей концентрации, поочередно переносят в кювету фотоэлектроколориметра и измеряют оптическую плотность не менее 3 раз. По полученным результатам находят среднее значение оптической плотности для каждого раствора и строят калибровочный график. По оси абсцисс откладывают концентрацию хлорид-иона (мг/мл), а по оси ординат - показания фотоэлектроколориметра.

Аналогично проводят опыт с исследуемым раствором. Для этого определенное количество анализируемого раствора КСl помещают в колбу, выполняют все вышеперечисленные операции (как для стандартного раствора). Измеряют оптическую плотность исследуемого раствора не менее 3 раз и по калибровочному графику определяют содержание хлорид-иона.

Следует измерения проводить так, чтобы от приготовления до измерения оптической плотности каждого раствора, в том числе и исследуемого, прошло одинаковое время.

Требования к отчету. В отчете приводят название, цель и порядок выполнения работы, таблицу результатов опыта, калибровочный график, конечный результат.

3. Электрохимические методы анализа

  - Общая характеристика электрохимических

методов анализа

Электрохимические методы анализа основаны на использовании электрохимических процессов, происходящих в электролитической ячейке. Электролитическая ячейка представляет собой электрохимическую систему, состоящую из электродов и электролитов, контактирующих между собой. На границе раздела фаз может происходить электродная реакция между компонентами этих фаз, в результате которой электрический заряд переходит из одной фазы в другую, и на межфазной границе устанавливается потенциал. В отсутствие электрического тока (I = 0) в замкнутой гальванической цепи на межфазной границе устанавливается равновесие и потенциал достигает равновесного значения. Если через ячейку проходит электрический ток (I = 0), на межфазной границе равновесие не достигается, и в результате электродного процесса электроны переходят из электрода в раствор (или положительный заряд в обратном направлении).

Электрические параметры (сила тока, напряжение, сопротивление) могут служить аналитическими сигналами, если они измерены с достаточной точностью. Электрохимические методы анализа используют либо для прямых измерений, основанных на зависимости «аналитический сигнал – состав», либо для индикации конечной точки титрования в титриметрии. Электрохимические методы анализа позволяют определять концентрацию вещества в широком интервале (1–10-9 моль/л) с достаточной точностью и воспроизводимостью и могут быть легко автоматизированы.

Электрохимические методы анализа можно классифицировать следующим образом: 1) методы без протекания электродной реакции, в которых строение двойного электрического слоя в расчет не принимается (кондуктометрия при низких и высоких частотах); 2) методы, основанные на электродных реакциях в отсутствие тока (потенциометрия) или под током (вольтамперометрия, кулонометрия, электрогравиметрия).

3.2. Потенциометрия

Потенциометрические методы основаны на измерении электродвижущих сил (ЭДС):

E = φ1 – φ2,

где Е – электродвижущая сила; φ1 и φ2 – потенциалы электродов исследуемой цепи.

Потенциал электрода φ связан с активностью и концентрацией веществ, участвующих в электродном процессе, уравнением Нернста:

Е=Е∘+RTzFlnaoxared=Е∘+RTzFlnoxγoxredγred,

где Е° – стандартный потенциал редокс-системы; R – универсальная газовая постоянная, равная 8,312 Дж/(моль · К); Т1 – абсолютная температура, К; F – постоянная Фарадея, равная 96485 Кл/моль; z – число электронов, принимающих участие в электродной реакции; аох, ared – активности соответственно окисленной  и восстановленной форм редокс-системы; [ох], [red] – их молярные концентрации;  γox, γred – коэффициенты активности.

Е = Е° при аох = ared = 1, причем имеется в виду гипотетический стандартный раствор, в котором активности каждого растворенного вещества равны 1, а чистые вещества находятся в наиболее устойчивом физическом состоянии при данной температуре и нормальном атмосферном давлении.

Потенциометрические методы анализа подразделяют на прямую потенциометрию (ионометрию) и потенциометрическое титрование. Методы прямой потенциометрии основаны на прямом применении уравнения Нернста для нахождения активности или концентрации участника электродной реакции по экспериментально измеренной ЭДС цепи или потенциалу соответствующего электрода. При потенциометрическом титровании точку эквивалентности определяют по резкому изменению (скачку) потенциала вблизи точки эквивалентности.

1

2

3

4

5

Рис. 3.1. Схема установки для

потенциометрии: 1 – индикаторный электрод; 2 – электрод сравнения;

3 – исследуемый раствор; 4 – иономер; 5 – регистрирующий блок (монитор)

Для проведения потенциометрического анализа обычно собирают гальванический элемент, содержащий как минимум два электрода. Общая схема установки для потенциометрических измерений дана на рис. 3.1.

На одном из электродов  протекает электрохимическая реакция с участием определяемого иона или иона, реагирующего с определяемым. Это индикаторный электрод, значение потенциала которого зависит от изменения концентрации определяемого иона. Второй электрод – электрод сравнения, он должен быть индифферентным, его потенциал не должен зависеть от реакции в определяемой системе. Из этих электродов составляют элемент, ЭДС которого зависит от содержания определяемых ионов.

Прибор, измеряющий ЭДС (иономер), может преобразовывать сигнал и на табло показывать значение рН, концентрации определяемых ионов и др.

Существует достаточно много различных индикаторных электродов и электродов сравнения. Индикаторные электроды конструируют таким образом, чтобы они обладали достаточной чувствительностью (реагировали на малейшее изменение концентрации определяемых ионов) и селективностью (способностью реагировать на изменение концентрации только одного вида ионов и не изменять свой потенциал  при изменении  концентрации других ионов). Существуют электроды для определения концентрации ионов водорода (а значит и рН среды) – стеклянные, хингидронные и др. Например для хингидронного электрода уравнение Нернста имеет вид:

Е=Е∘+RTzFlnαH+.

Потенциал электрода зависит от активности ионов водорода.

В качестве электродов сравнения часто применяют хлорсеребряные электроды (рис. 3.2). Потенциал электродов определяется активностью ионов хлора в растворе:

Е=Е∘−RTzFlnαСl−.

Рис. 3.2. Стеклянный (а) и хлорсеребряный (б) электроды:

1 – вспомогательный электрод;

2 – раствор НCl; 3 – стеклянный шарик; 4 – серебряная проволока, покрытая AgCl;  5 – раствор KCl;

6 – фитиль

1

2

3

61

51

4

а

б

Производятся  электроды для определения других катионов и анионов в разных средах.

В последнее время широко применяют ионселективные электроды – с высокой селективностью по отношению к отдельным видам ионов. Например, кальцийселективный электрод можно использовать для контроля за изменением ионов кальция в цементной смеси и строить кривые схватывания.

Принципиальная схема потенциометрической установки изображена на рис. 3.3. Реохорд (линейный делитель напряжения) АВ питается током через реостат R, которым регулируют подаваемое напряжение. Подвижный контакт С позволяет подавать в цепь напряжение, необходимое для компенсации электродвижущей силы стандартного (Ест) или исследуемого (Ех) элемента.  Включение Ест или Ех в цепь производится переключателем К1, а кратковременное замыкание цепи ключом К2. В момент компенсации ЭДС гальванометр G тока не показывает.

Падение напряжения на концах реохорда АВ (ЕАВ) по закону Ома равно

EAB = IRAB,

где I – сила тока; RAB – сопротивление реохорда. Между точками А и С падение напряжения составляет

А

C

K1

K2

G

B

R

Eст

Ex

Рис. 3.3. Схема потенциометрической установки

EAС = IRAС.

Сопротивление реохорда пропорционально его длине:

RAB = klAB,

RAC = klAC,

где k – коэффициент пропорциональности.

С учетом последних уравнений можно записать:

EAB = kIlAB,

EAC = kIlAC.

При совместном решении данных уравнений получаем

EAC=EABlAClAB.

Если переключатель К1 замкнут на Ех, уравнение принимает вид:

Ex=EABlACxlAB,

если на Ест, то

Eст=EABlACстlAB.

После некоторых преобразований получим:

Ex=EстlACxlAСст.

Наибольшее распространение среди прямых потенциометрических методов получил метод определения рН:

рН=−lgαH+.

В качестве индикаторных при измерении значения рН применяют электроды, потенциал которых зависит от активности ионов водорода (стеклянный, водородный, хингидронный и др.)

Создание в последнее время надежно работающих ионоселективных электродов значительно расширило практические возможности методов прямой потенциометрии. Такие методы часто стали называть ионометрическми методами анализа или ионометрией.

Более точные результаты получают, если используют не прямую потенциометрию, а потенциометрическое титрование. Сущность этого метода заключается в том, что определяемый ион или соединение титруют, а изменение концентрации определяемых веществ контролируют по изменению  потенциала индикаторного электрода. В точке эквивалентности происходит резкое изменение потенциала индикаторного электрода. Например, титрование по методу кислотно-основного взаимодействия может быть выполнено со стеклянным электродом, определение хлорида – с хлорсеребряным и т. д. Так же, как и в других титриметрических методах, реакции потенциометрического титрования должны протекать строго стехиометрически, иметь высокую скорость и идти до конца.

Потенциометрическое титрование можно вести в присутствии других ионов, мешающих определению потенциала при прямой потенциометрии. Для этого подбирают титрант, который взаимодействует химически только с определяемым веществом и не реагирует с другими соединениями в анализируемой системе.

Потенциометрическое титрование делят на кислотно-основное, комплексонометрическое, окислительно-восстановительное и титрование по методу осаждения.

Кислотно-основное титрование. В кислотно-основном титровании в качестве индикаторного обычно используют стеклянный электрод. Потенциометрический метод позволяет провести количественное определение компонентов смеси кислот, если константы диссоциации различаются не менее чем  на три порядка.

Комплексонометрическое титрование. Потенциометрическое титрование катионов комплексоном III (ЭДТА) можно проводить с использованием в качестве индикаторного электрода соответствующего металла (титрование солей меди с медным электродом, солей цинка – с цинковым и т. д.) или подходящего ионоселективного электрода.

Титрование по методу осаждения. Индикаторными электродами в методах потенциометрического титрования, использующих реакции осаждения, служат металлические или мембранные электроды, чувствительные к определяемому иону или иону-осадителю.

Окислительно-восстановительное титрование. Кривые окислительно-восстановительного титрования могут быть построены в координатах или рМ–V (титранта) или Е–V (титранта), где [М] – концентрация участника реакции; Е – потенциал системы, V (титранта)– объем титранта. Кривые титрования первого типа представляют практический интерес, когда имеется индикаторный электрод, чувствительный к M. Кривые второго типа имеют более общее значение, так как любое окислительно-восстановительное титрование может быть проведено по измерению Е с использованием индикаторного электрода из благородного металла, чаще всего платины.

Основными достоинствами потенциометрического метода являются его высокая точность, высокая чувствительность и возможность проводить титрования в более разбавленных растворах, чем это позволяют визуальные индикаторные методы.

Потенциометрические методы успешно применяют в анализе мутных и окрашенных растворов и в анализе растворов на основе смешанных и неводных растворителей. Этим методом можно определять несколько веществ в одном растворе без предварительного разделения.

К недостаткам потенциометрического титрования можно отнести не всегда быстрое установление потенциала после добавления титранта и необходимость во многих случаях делать при титровании большое число отсчетов.

3.3. Основы полярографического анализа

Изучение поляризационных или вольтамперных кривых называется вольтамперометрией (полярографией). Эти кривые получаются, если при электролизе раствора анализируемого вещества постепенно повышать напряжение и фиксировать при этом силу тока. Электролитическая ячейка сконструирована таким образом, что поверхность одного электрода в сотни и тысячи раз больше поверхности другого электрода. Изменения внешнего напряжения не сказываются на электроде с большей поверхностью, но определяют поляризацию электрода с меньшей поверхностью (микроэлектрода).

E1/2

E׳1/2

E

ID

Рис. 3.4.   Общий вид   полярограммы

Рис. 3.5. Схема полярографической установки

При изменении внешнего напряжения меняется потенциал микроэлектрода. Если в растворе нет ионов, способных окисляться или восстанавливаться при данном потенциале на электроде, то зависимость силы тока от приложенного напряжения определяется законом Ома. Если же в растворе есть ионы, способные разряжаться, то при определенном значении потенциала на микроэлектроде, эти ионы будут разряжаться. При этом резко возрастает сила тока I, что на графике I = f(E) будет представлено резким подъемом кривой – полярографической волной. По значению потенциала середины волны (потенциал полуволны, E1/2) можно определить вид ионов, находящихся в исследуемом растворе, так как каждый ион имеет свой потенциал  разряда из определенного раствора (рис. 3.4).

Eсли  в растворе имеется два вида ионов, способных разряжаться в данном интервале напряжений, то на графике будет два  всплеска и т.д.

Если в качестве микроэлектрода использовать ртутный капающий электрод, вольтамперометрию называют полярографией.

Принципиальная схема установки для полярографии представлена на рис. 3.5. Анализируемый раствор 2 находится в электролизере 3, на дне которого имеется слой ртути 1, являющийся анодом. Часто в качестве анода используют насыщенный каломельный электрод (НКЭ). Катодом служит ртутный капающий электрод 4, соединенный с резервуаром ртути 5. Внешнее напряжение, подаваемое на электроды, может плавно меняться с помощью реохорда или делителя напряжения 7. Сила  тока, проходящего через раствор измеряется гальванометром 6.

Напряжение, которое подается на электроды, будет практически целиком определять потенциал катода (ртутного капающего электрода).

Ртутный капающий электрод представляет собой капилляр, из которого медленно истекает по каплям ртуть. На дне ячейки находится слой ртути с большой поверхностью, обычно служащий анодом. Восстановление определяемых ионов, например, ионов Zn2+, происходит на капле ртути. Со временем капля отрывается и падает на дно сосуда. Появляется новая капля с чистой поверхностью, что создает требуемые условия для анализа. В ячейку для анализа 3  вместе с исследуемым  помещают раствор электролита, ионы которого не разряжаются в используемом диапазоне напряжений. Часто – это растворы щелочей. Концентрация ионов этого фонового электролита в сотни раз больше, чем концентрация определяемых ионов. Электрическое поле электродов экранируется ионами фонового электролита. Определяемый ион подходит к электроду в этой ситуации только за счет диффузии, которая, как известно, зависит от концентрации. Высота полярографической волны (значение диффузионного тока ID)  будет тем больше, чем выше в растворе концентрация определяемых ионов.  Таким образом, полярографически по величине потенциала полуволны определяют вид ионов в исследуемой среде, а по относительной высоте волны на полярограмме – концентрацию этого иона. В качестве микроэлектродов используют капающие электроды (ртутные, амальгамные и т.д.), вращающиеся и другие. Для этих электродов важно, чтобы их поверхность была всегда чистой.

Потенциал ртутного катода, на котором протекает обратимый процесс

Men+ + ne– + Hg = Me2(Hg),

выражается уравнением Нернста:

E=E∘+RTnFlnaHgСMγMСaγa,

где Са – концентрация амальгамы; γа – ее коэффициент активности; СM– концентрация восстанавливающихся ионов в приэлектродном слое (заряд иона для простоты опущен); γM– его коэффициент активности; aHg– активность ртути в амальгаме; Е° – стандартный потенциал электрода.

Сила тока в цепи будет пропорциональна разности концентраций в массе раствора (СМ∘) и в приэлектродном слое (СM):

I=kM(СM∘−СM).

Концентрация восстанавливающегося иона в глубине раствора постоянна, так как электролиз идет при очень небольшой силе тока (порядка 10-5 А), а концентрация в прикатодном слое близка к нулю. Поэтому разность концентраций, определяющая скорость диффузии при данной температуре, будет постоянна, что и приводит к постоянной скорости поступления ионов к катоду. Наступившее состояние равновесия будет характеризоваться постоянной силой тока, не изменяющейся при дальнейшем увеличении напряжения. Этот постоянный ток, контролируемый диффузией, и называют диффузионным и обозначают Id.

Id=kMСM∘

I=Id−kMСM

или

СM=Id−IkM.

Концентрация амальгамы, образовавшейся в результате процесса Men+ + ne– + Hg = Me2(Hg), пропорциональна силе тока:

Сa=ka'I=Ika.

Тогда уравнение Нернста будет иметь вид:

E=E∘+RTnFlnaHg(Id−I)γMkakMIγa,

Некоторые величины в этом уравнении постоянны или зависят только от температуры. Так, амальгама, образующаяся при электролизе на ртутном катоде, очень разбавлена, поэтому активность ртути в амальгаме (aНg) практически равна активности чистой ртути; т. е. величина постоянная. Коэффициент активности  ионов (γM) при постоянной ионной силе, которая создается фоновым электролитом, остается постоянным, так же как коэффициент активности γa и коэффициенты kMи ka. Преобразуем уравнение Нернста:

E=E12∘+RTnFlnId−II

Это уравнение называется уравнением полярографической волны, а величину E12∘называют потенциалом noлуволны.

E12∘=E∘+RTnFlnaHgγMkakMγa.

Потенциал полуволны является  качественной характеристикой иона в растворе данного фонового электролита и определение потенциала полуволны составляет основу качественного полярографического анализа.

Связь диффузионного тока Id с концентрацией иона СM и другими величинами передается уравнением Ильковича:

Id=605zD12m23t16СM,

где z – заряд иона; D – коэффициент диффузии; т – масса ртути, вытекающей из капилляра в 1 с, мг; t – время образования капли (период капания).

Среди величин, входящих в это уравнение, труднее всего поддается экспериментальному определению коэффициент диффузии D, а использование соответствующих справочных данных не всегда возможно. Поэтому коэффициент пропорциональности между концентрацией вещества и силой диффузионного тока обычно устанавливают с помощью стандартных растворов. При постоянных условиях полярографирования D, m и  t постоянны и уравнение принимает вид:

Id=kСM.

В связи с этим в работах по полярографии всегда указывается так называемая характеристика капилляра, вычисляемая как m23t16.

Линейная зависимость диффузионного тока от концентрации иона является основой количественного полярографического анализа. Для этого строят график по данным полярографирования нескольких стандартных растворов. На оси ординат откладывается пропорциональная силе диффузионного тока высота полярографической волны, а по оси абсцисс - концентрация анализируемого вещества. В соответствии с уравнением Id=kСM калибровочный график должен представлять прямую линию, проходящую через начало координат. Метод дает точные результаты при условии строгой идентичности условий полярографирования стандартных растворов и неизвестной пробы. К условиям полярографирования относят условия работы капилляра, температуру и среду (фоновой электролит).

Полярографический метод достаточно универсален и применим к многочисленному кругу объектов. Основными достоинствами метода являются быстрота анализа, возможность определения нескольких веществ в смеси без предварительного разделения, достаточно высокая точность и применимость к анализу небольших содержаний определяемого элемента. Погрешность полярографического анализа в обычных условиях составляет ±2% для растворов концентрации порядка 10-З –10-4 моль/л и около ±5% для более разбавленных. При сочетании полярографии с методами экстракции, хроматографии и т. д. предел обнаружения снижается еще больше.

3.4. Амперометрическое титрование

Разновидностью вольтамперометрического метода анализа является амперометрическое титрование. В процессе амперометрического титрования после прибавления отдельных порций реактива отмечают силу тока при напряжении, соответствующем величине предельного тока. По этим данным строят кривую амперометрического титрования в координатах сила тока - объем титранта и графически находят точку эквивалентности. В качестве индикаторного электрода в амперометрическом титровании обычно применяются вращающиеся платиновые, графитовые и другие твердые электроды.

Вид кривой амперометрического титрования зависит от того, какой компонент реакции титрования вступает в электродную реакцию - определяемое вещество, титрант или продукт реакции.

Например, если при титровании серебра иодидом калия используется процесс восстановления серебра на платиновом вращающемся катоде кривая титрования имеет вид, изображенный на рис. 3.6. Если в этом титровании используется процесс анодного окисления иодид-иона (титранта), кривая титрования имеет вид, изображенный на рис. 3.7.

В первом случае в ходе титрования сила тока уменьшается, так как концентрация серебра в растворе падает в результате образования осадка AgI, а после достижения точки эквивалентности остается постоянной. Во втором случае, когда используется анодное окисление иодид-иона, концентрация его после точки эквивалентности увеличивается и это отражается в возрастании силы тока. Точка эквивалентности в обоих случаях находится графически как точка пересечения соответствующих прямых.

Если в электродную реакцию вступает продукт реакции титрования, как, например, при титровании мышьяковой кислоты йодидом калия HAsO42- + 2J- + 2H+ = HAsO32- + J2 + H2O,кривая будет иметь вид, представленный на рис. 3.8.

I

V

I

V

I

V

Рис. 3.6. Амперометрическое титрование катиона, восстанавливающегося на катоде Ag+

Рис. 3.7. Амперометрическое титрование  Ag+ по окислению на аноде I–

Рис. 3.8. Амперометрическое титрование мышьяковой кислоты иодидом калия

По мере титрования концентрация свободного иода, выделяющегося как продукт реакции, будет возрастать до точки эквивалентности, после чего останется постоянной.

В методах амперометрического титрования используют реакции осаждения, комплексообразования и окисления-восстановления.

Амперометрическое титрование применяется для определения катионов и анионов в различных технических и природных объектах, минеральном сырье и продуктах его переработки, природных водах, промышленных растворах, продуктах металлургии и т. д., а также в анализе многих органических веществ. Использование реакций различного типа (осаждения, комплексообразования и окисления-восстановления) позволяет подбирать условия амперометрического титрования для большинства элементов периодической системы.

Амперометрическое титрование характеризуется более высокой точностью и более высокой чувствительностью, чем методы прямой полярографии. Аппаратурное оформление установок амперометрического титрования несложно, особенно просты установки для титрования с двумя индикаторными электродами.

3.5. Основы кулонометрии

В кулонометрических методах определяют количество электричества, которое расходуется в ходе электрохимической реакции.

Связь между массой вещества m и количеством электричества q устанавливают законы Фарадея.

Первый закон Фарадея: масса вещества, образовавшегося в электрохимической системе, пропорциональна количеству электричества, пройденного через нее:

m = kq.

Второй закон Фарадея устанавливает взаимосвязь между коэффициентом пропорциональности k, который называют электрохимическим эквивалентом, и эквивалентной массой:

k=АzF,

где k – электрохимический эквивалент; Аz– эквивалентная масса; F=96484,55 Кл/моль-экв.

Физический смысл числа Фарадея: F – количество электричества, которое нужно пропустить через систему, чтобы выделился 1 моль-экв вещества.

Кулонометрические методы анализа делят на потенциостатическую кулонометрию (анализ идет при постоянном значении потенциала) и амперостатическую кулонометрию (анализ идет при постоянной силе тока). Различают также два основных вида кулонометрических определений: прямую кулонометрию и кулонометрическое титрование. В методах прямой кулонометрии анализируемое вещество непосредственно  подвергается электрохимическому превращению в кулонометрической ячейке. В методе кулонометрического титрования определяемое вещество реагирует с титрантом, который получается в кулонометрической ячейке при электролизе специально подобранного раствора.

Прямая потенциостатическая кулонометрия. Для обеспечения необходимой эффективности тока в реакции испытуемый раствор не должен содержать других веществ, способных окисляться или восстанавливаться при выбранных значениях потенциала рабочего электрода. Поэтому перед тем как выбрать нужный потенциал рабочего электрода, следует снять в отдельности кривые поляризации всех веществ, присутствующих в испытуемом растворе. При наличии мешающих компонентов следует либо предварительно их удалить, либо, если это невозможно, изменить условия электролиза таким образом, чтобы исключить их мещающее влияние. Одним из эффективных средств является связывание мешающих компонентов в соответствующие комплексы.

Принципиальная схема установки для потенциостатической кулонометрии приведена на рис. 3.9.

Напряжение с аккумуляторной батареи 1 через делитель напряжения 2 подается на рабочий электрод 4 кулонометрической ячейки 5. Потенциал электрода определяется потенциометром, сила тока – амперметром. Количество израсходованного электричества измеряется кулонометром 6. В современных установках в качестве источника стабилизированного напряжения обычно используют специальныe электронные приборы – потенциостаты, поддерживающие заданный потенциал с точностью примерно ±10 мВ в интервале от –2,5 до 2,5 В. Потенциал рабочего электрода устанавливают с помощью поляризационной кривой (I–V-кривой) в области, где достигается предельный ток.

Рабочим электродом служит платиновая пластинка или ртуть. В качестве электрода сравнения 3 обычно выбирают каломельный или хлорсеребряный электрод.

1

2

3

4

5

6

Рис. 3.9. Схема установки для потенциостатической кулонометрии

Прямая амперостатическая кулонометрия проводится при  постоянной силе тока в течение всего процесса анализа. Метод имеет ограниченное применение и пригоден для определения веществ, находящихся в твердом состоянии (например, металлов, малорастворимых оксидов и солей).

Амперостатическое кулонометрическое титрование проводится на установках, в которых поддерживается постоянная сила тока.  Титрант генерируется на одном из электродов в количестве, точно эквивалентном содержанию анализируемого вещества. По количеству электричества, израсходованного на генерацию титpанта, можно рассчитать содержание определяемого вещества.

Блок-схема установки для кулонометрического титрования приведена на рис. 3.10. Пульт-переключатель 4 питается током стабилизированного напряжения от аккумуляторной батареи 1 через сопротивление 2 и амперметр 3. Постоянство силы тока в генераторной цепи 7 контролируется потенциометром 6 по падению напряжения на стандартном сопротивлении. Пуск секундомера 5 и включение генераторной цепи 7 производится через пульт одновременно (8 и 8' - генераторные электроды). Конец реакции фиксируется с помощью индикаторных электродов 9 измерительного потенциометра 10.  Титрант генерируется в результате электролиза на электроде 8 (рабочий генераторный электрод). Вторым электродом схемы генерации является так называемый вспомогательный электрод 8'. Его обычно изолируют от раствора анализируемого вещества, помещая в трубку с дном из пористого стекла, так как продукт реакции на вспомогательном электроде нередко мешает кулонометрическому определению. Индикаторными электродами могут быть два платиновых электрода, если для индикации применяются амперомeтpический метод, или платиновый и каломельный, если используется потенциометрическая индикация, и др.

1

2

4

3

5

6

7

8

8'

9

10

Рис. 3.10. Блок-схема установки для кулонометрического

титрования

Наиболее существенным достоинством кулонометрического титрования является то, что рабочий раствор в этом методе не готовят и не стандартизируют: титрант генерируется электрохимически непосредственно в присутствии анализируемого вещества и в количестве, необходимом только для данного титрования. Это позволяет использовать для титрования малоустойчивые или легколетучие  вещества. Достоинствами кулонометрического титрования являются также универсальность метода приготовления титpанта (один и тот же источник тока можно использовать для генерирования различных титрантов) и возможность легкой автоматизации процесса титрования.

Кулонометрия характеризуется высокой селективностью (избирательностью), позволяя определять многие вещества в растворе без предварительного химического разделения. Избирательность обеспечивается обоснованным выбором рабочего потенциала электрода и поддерживанием его постоянного значения с высокой точностью во все время электролиза. Кулонометрический анализ не требует какой-либо предварительной градуировки измерительных приборов или построения градуировочных графиков, связывающих свойство вещества с его концентрацией, и в этом смысле кулонометрию следует считать абсолютным методом.

Метод кулонометрического титрования характеризуется высокой чувствительностью и точностью (0,1–0,05%), позволяя прямым титрованием определять вещества в растворе при концентрации до 10-6 моль/л.

3.6. Теоретические основы кондуктометрического анализа

Метод анализа, основанный на измерении электропроводности, называется кондуктометрическим, или кондуктометрией.

В зависимости от природы частиц, переносящих электричество, проводники делятся на проводники первого рода – металлы, в которых перенос электричества осуществляется электронами, и проводники второго рода – растворы, в которых перенос электричества осуществляется ионами. В кондуктометрии рассматривают  проводники второго рода.

Если сопротивление среды R, то ее электропроводность W равна:

W=1R,

W=1R=1ρ⋅SL=κ⋅SL,

где ρ – удельное сопротивление; κ – удельная электропроводность; S – площадь сечения проводника; L – длина проводника.

Удельная электропроводность – электропроводность 1 м3 раствора, находящегося между параллельными электродами площадью S = 1 м2 при расстоянии между ними 1 м.

Эквивалентной (молярной) электропроводностью называют электрическую проводимость раствора, содержащего 1 эквивалент (моль) вещества и находящегося между двумя параллельными электродами, расстояние между которыми 1 м. Ее единицей измерения является См·м2/(моль-экв).

Очевидно, площадь электродов такова, что между ними помещается раствор, содержащий 1 эквивалент (моль) вещества.

Удельная и молярная проводимости связаны соотношением

λ=1000κС,

где С - молярная концентрация электролита, моль/л.

В области сравнительно невысоких концентраций эквивалентная (молярная) электрическая проводимость электролитов обычно растет с уменьшением концентрации раствора и повышением температуры.

У полностью диссоциированных (так называемых сильных) электролитов в области разбавленных растворов (0,001 М и меньше) концентрационная зависимость проводимости выражается уравнением

λ=λ0−aС,

где λ0 – предельная эквивалентная электрическая проводимость сильного электролита при бесконечном разведении; a –константа.

Константа a уравнения нашла истолкование в теории Дебая–Хюккеля, развитой Онзагером. Уменьшение эквивалентной электрической проводимости с ростом концентрации теория Дебая–Онзагера объясняет эффектами электрофоретического и релаксационного торможения. Оба эффекта связаны с существованием вокруг иона ионной атмосферы из противоположно заряженных ионов. Электрофоретический эффект вызывается тем, что центральный ион под действием электрического поля движется в одном направлении, а ионная атмосфера, имеющая противоположный заряд, – в противоположном и тормозит движение иона. Релаксационное торможение обусловлено процессами разрушения и формирования ионной атмосферы при движении иона. Концентрационная зависимость эквивалентной электрической проводимости в этой теории дается уравнением:

λ=λ0−(Аλ0+В)С,

где B – коэффициент, характеризующий электрофоретический эффект, а A – релаксационный. Величины A и B определяются температурой, вязкостью и диэлектрической проницаемостью растворителя и вычисляются теоретически.

Предельная эквивалентная электрическая проводимость λ0  может быть представлена суммой предельных электрических проводимостей, или предельных подвижностей ионов:

λ0=λ0(+)+λ0(−),

где  λ0(+) и λ0(–) – предельная эквивалентная электрическая проводимость, или предельная подвижность соответственно катиона и аниона.

Принципиальная схема для проведения кондуктометрических измерений представлена на рис. 3.11. Это обычный мостик Уитстона, питаемый переменным током от генератора 2. Постоянный ток нежелателен, так как вызывает электролиз раствора.

~

г

б

в

а

1

2

Rм

Rx

Рис. 3.11. Схема мостика Уитстона

В то же время применение моста переменного тока приводит к появлению так называемого реактивного сопротивления вследствие конечной величины емкости измерительной ячейки Rx цепи, что особенно заметно при работе с растворами, имеющими большое сопротивление. Rм – известное сопротивление (магазин сопротивлений). Положение передвижного контакта в подбирается таким образом, чтобы нуль-инструмент 1 не показывал ток (или ток был минимальным).

Rx=RMl2l1,

где l1, l2 – длины плеч реохорда при компенсации, пропорциональные сопротивлениям R1(ав) и R2(вб).

Истинная электрическая проводимость раствора κ пропорциональна экспериментально измеренной величине κ ':

κ =kκ'

где k - константа сосуда.

Это очень важная характеристика ячейки. Она зависит от площади электродов, расстояния между ними, от формы сосуда и объема раствора, проводящего ток. Константу сосуда находят  экспериментально по электрической проводимости стандартных растворов с хорошо известными значениями κ в широкой области температур и концентраций. Обычно в качестве стандартных используют водные растворы хлорида калия.

Методы прямой кондуктометрии основаны на том, что в области разбавленных и умеренно концентрированных растворов электрическая проводимость растет с увеличением концентрации электролита. В практической работе обычно используют заранее построенную градуировочную кривую зависимости электрической проводимости раствора от концентрации тех или иных электролитов. В связи с относительно близкими значениями подвижностей ионов кондуктометрические измерения дают информацию, главным образом, лишь об общей концентрации ионов в растворе. Малая селективность кондуктометрического метода является одним из его существенных ограничений.

Измерения электрической проводимости растворов широко применяют в титриметрическом анализе для определения точки эквивалентности (кондуктометрическое титрование). В методах кондуктометрического титрования измеряют электрическую проводимость раствора после добавления небольших определенных порций титранта и находят точку эквивалентности графическим методом с помощью кривой в координатах  κ – V (титранта). Практически в этом методе могут быть использованы такие химические реакции, в ходе которых достаточно заметно изменяется электрическая проводимость раствора или происходит резкое изменение (обычно возрастание) электрической проводимости после точки эквивалентности (реакции кислотно-основного взаимодействия, осаждения и т. д.).

Видоизменением кондуктометрического метода является высокочастотное титрование, которое благодаря ряду особенностей, в значительной степени заменило обычный кондуктометрический метод.

Установки для высокочастотного титрования во многом отличаются от установок обычной низкочастотной кондуктометрии. Ячейка с анализируемым раствором при высокочастотном титровании помещается или между пластинками конденсатора, или внутри индукционной катушки (рис. 3.12). Соответственно этому в первом случае ячейку называют конденсаторной, или емкостной, или С-ячейкой, а во втором - индуктивной или L-ячейкой.

Кондуктометрические методы характеризуются высокой экспрессностью, простотой и доступностью измерительных приборов, удобством работы и достаточной точностью. Ценной особенностью кондуктометрических методов является возможность проведения автоматического и дистанционного анализа. Прямые кондуктометрические измерения имеют погрешность 1–2%, при соблюдении специальных условий она снижается до 0,2%.

а

б

Рис. 3.12. Ячейка для высокочастотного

титрования: а - емкостная (С-ячейка);

б  - индуктивная  (L-ячейка)

Погрешность кондуктометрического титрования без термостатирования  растворов обычно оценивается величиной примерно в ±(2–3)%.

Основным достоинством метода высокочастотного титрования является возможность анализа любых агрессивных сред, так как электроды с анализируемым раствором не соприкасаются.

Электроды можно поместить, например, с наружной стороны трубопровода, по которому протекает жидкость, и получать таким образом информацию о составе раствора в любой момент времени. Методом высокочастотного титрования с успехом могут быть проанализированы различного рода мутные растворы, взвеси, эмульсии, окрашенные растворы и т. д.

3.7. Контрольные вопросы и задачи

Вопросы и задания для самоподготовки

- На чем основаны методы потенциометрического анализа?

- Какие электроды в потенциометрии называются индикаторными, какие электродами сравнения?

- Для какого типа реакций стеклянный электрод является индикаторным?

- Что представляет собой потенциометрическое титрование, на какие виды делят потенциометрическое титрование?

- Какие электроды и почему следует применять для определения значений рН среды?

- Что называют потенциалом полуволны в полярографии?

- Что  представляет собой предельный диффузионный ток?

- Какова роль фонового электролита в полярографии?

- Какие электроды используют в полярографии и почему?

- Что представляет собой амперометрическое титрование?

- Какие типы реакций можно использовать при амперометрическом титровании и почему?

- От чего зависит вид кривых при амперометрическом титровании? Приведите примеры.

- Какие законы положены в основу кулонометрических методов анализа?

- В каких случаях при электролизе применяют кулонометр?

- Какие параметры измеряют при кулонометрическом титровании  и как определяют точку эквивалентности?

- Какие типы реакций применяют при кулонометрическом титровании?

- На чем основаны методы кондуктометрического анализа?

- Почему в кондуктометрии используют переменный ток?

- Для чего в кондуктометрии определяют константу ячейки?

- В чем заключаются недостатки прямой кондуктометрии?

- Какие химические реакции можно использовать при кондуктометрическом титровании?

- В чем заключаются особенности высокочастотного кондуктометрического титрования?

- Напишите и проанализируйте уравнение Нернста для окислительно-восстановительного электрода, применяемого в потенциометрии.

- Получите и объясните уравнение полярографической волны.

- Напишите и охарактеризуйте уравнения Ильковича и Гейровского–Ильковича.

- Приведите общий вид полярограммы системы, содержащей несколько восстанавливающихся ионов. Охарактеризуйте ее.

- Приведите и охарактеризуйте схему полярографической установки с ртутным электродом.

- Охарактеризуйте потенциостатическую кулонометрию.

- Схематично изобразите и охарактеризуйте график зависимости удельной электропроводности от концентрации сильных электролитов.

- Схематично изобразите и охарактеризуйте кривую титрования раствора соляной кислоты раствором едкого натрия. Учтите относительную подвижность ионов раствора в ходе титрования.

Примеры решения задач

Задача 1. Сколько вещества выделится при электролизе соли серебра в течение 15 мин, если сила тока равна 2,5 А, а электрохимический эквивалент равен 4,025 г/ А·ч?

Решение. Через раствор прошло количество электричества, равное

Q=I⋅τ=2,5⋅0,25=0,625A⋅ч

При прохождении 1 А·ч выделяется 4,025 г вещества, при прохождении 0,625 А·ч выделится

0,625⋅4,0251=2,52г.

Задача 2. При кулонометрическом определении цинка за время его полного восстановления в газовом кулонометре выделилось 35,4 мл смеси водорода и кислорода. Определите содержание цинка в растворе.

Решение. При электролизе 1 моля воды образуется 22,4 л водорода и 11,2 л кислорода. Суммарный объем 33,6 л соответствует 0,5 моль цинка, который равен 65,4/2 = 32,7 г. Составляем пропорцию

33,6 — 32,7

0,0354 — х

х=0,0354⋅32,733,6=0,034г.

Задача 3. Определите эквивалентную электропроводность 10%-го раствора K2SO4 в ячейке с электродами площадью 2,54 см2 и расстоянием между ними 0,65 см, если сопротивление равно 5,61 Ом. Плотность раствора принять равной единице.

Решение. Определяем электропроводность раствора K2SO4

W=1R=15,61=0,178Ом−1.

Определяем удельную электропроводность раствора

W=κ⋅SL;κ=W⋅LS=0,178⋅0,652,54=0,0456Ом−1⋅cм−1.

Рассчитываем число моль-экв  K2SO4 в 1 см3 исследуемого раствора

n=1095⋅87,13=12,078⋅10−4 моль-экв.

Рассчитываем эквивалентную электропроводность

λ=456⋅10−412,078⋅10−4=37,75 Ом-1 · см2 · моль-экв-1.

Задача 4. Удельная электропроводность 0,0109 моль/л раствора NH4OH  при 25°С равна 1,02·10-4 Ом-1·см-1. Определите эквивалентную электропроводность, степень электролитической диссоциации, концентрацию OН--ионов и  константу электролитической диссоциации, если  λ∞ОН−= 198,3 Ом-1 · см2 · моль-экв-1;

λ∞NH4+= =73,5 Ом-1· см2 · моль-экв-1.

Решение. Определяем эквивалентную электропроводность раствора:

λ=κ⋅1000С=1,02·10-4·10000,0109=9,38 Ом-1 · см2 · моль-экв-1.

По табличным значениям λ∞+ и  λ∞− находим эквивалентную электропроводность при бесконечном разведении для раствора NH4OH

λ∞=λ∞NH4++λ∞OH−=73,5+198,3=271,8Ом−1см2моль-экв−1.

Рассчитываем степень диссоциации

α=λλ∞=9,38271,8=0,034.

Отсюда константа диссоциации

К=α2⋅С1−α=0,0342⋅0,01091−0,034=1,3⋅10−5.

Определяем концентрацию ОН- - ионов

СОН−=α⋅С=0,034⋅0,0109=0,00037=3,7⋅10−4 н..

Задача 5. Определите величину предельного диффузионного тока цинка, если С = 3·10-3 моль/л, D = 0,72·10-5 см2 ·с-1, m = 3 мг/с, τ = 4 с.

Решение. Подставляя приведенные данные в уравнение Ильковича, получаем:

ID=605⋅2⋅3⋅32/3⋅41/6⋅0,72⋅10−5=25,4 мкА.

Задача 6. Постройте калибровочный график и вычислите содержание меди в исследуемом образце, если высота полярографической волны составляет 15 мм, а при полярографировании растворов стандартных образцов стали, содержащих медь, были получены следующие данные:

№ образца                       1      2         3        4         5

Содержание меди, %     0,1   0,19    0,32   0,41   0,54

Высота волны, мм         6     22       20      26        35

Решение. Строим график зависимости высоты волны от содержания меди (рис. 3.13). По графику находим содержание меди при высоте волны 15 мм. Это составляет 0,23%.

Н, мм

С, %

30

20

10

0,1

0,5

0,4

0,3

0,2

0

Рис. 3.13. Зависимость высоты полярографической волны от

концентрации раствора

Задача 7. Вычислите концентрацию кадмия в растворе, если при анализе 15 мл раствора, содержащего Cd2+ методом добавок величина диффузионного тока кадмия составила 20,5 мкА, а после добавления 2 мл стандартного 0,053 моль/л раствора хлорида кадмия величина диффузионного тока увеличилась до 24,3 мкА.

Решение. Воспользуемся уравнением

Сх=СcтI'Ix⋅Vcт+VxVcт−VxVcт=0,05324,320,5⋅2+152−152=0,02моль/л

Задача 8. Определите точку эквивалентности и содержание ацетальдегида в полярографической ячейке, если титр 2,4 - динитрофенилгидразина по ацетальдегиду равен 5,6·10-6 г/мл, а при амперометрическом титровании ацетальдегида 2,4-динитрофенилгидразином при потенциале 1,4 В относительно данной ртути были получены следующие данные:

Обьем 2,4-динитро-

фенилгидразина, мл           0,2    0,25    0,35   0,45    0,53    0,61    0,69

Сила тока, мкА                     0       78       63      45       30       30       39

Решение. Из графика (рис. 3.14) видно, что точка эквивалентности соответствует объему 2,4 - динитрофенилгидразина V = 0,55 мл. Исходя из этого, можно вычислить содержание ацетальдегида в полярографируемом растворе по формуле

ID

V, мл

60

40

20

0,4

805

1

0,8

0,6

0

Рис. 3.14. Кривая титрования ацетальдегида

2,4 – денитрофенилгидразином

С=V⋅T=0,55⋅5,6⋅10−6=3,08г

Задачи для самостоятельного решения

- При электролизе в течение некоторого времени t (табл. 3.1) выделяется m г вещества, электрохимический эквивалент которого равен k. Определите силу тока.

Таблица 3.1

Варианты заданий

| Вариант | t, мин | m, г | k, г/А·ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,365 | 1,97 |
| 2 | 15 | 0,241 | 4,03 |
| 3 | 30 | 0,685 | 1,10 |
| 4 | 20 | 0,543 | 0,75 |
| 5 | 15 | 0,701 | 1,17 |
| 6 | 5 | 0,428 | 1,21 |
| 7 | 25 | 0,155 | 0,45 |
| 8 | 10 | 0,212 | 1,63 |
| 9 | 20 | 0,356 | 1,97 |
| 10 | 15 | 0,458 | 1,10 |

- Определите содержание меди в растворе, если известно, что в ходе кулонометрического анализа при полном восстановлении меди в газовом  кулонометре  выделилось   V мл  смеси  водорода  и  кислорода (табл. 3.2).

Таблица 3.2

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V, мл | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |

- Определите эквивалентную электропроводность раствора электролита (табл. 3.3), находящегося в ячейке с электродами площадью S и расстоянием между ними l, если сопротивление и концентрация раствора равны соответственно R и C.

Таблица 3.3

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электролит | КСl | NaCl | HCl | AgNO3 | Na2SO4 | NaNO3 | KNO3 | KCl | H2SO4 | Na2SO4 |
| S·104, м2 | 3,5 | 4,1 | 2,3 | 1,8 | 1,2 | 2,1 | 0,8 | 3,3 | 2,6 | 2,8 |
| l·102, м | 2 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | 0,8 | 0,6 | 1,0 |
| R, Ом | 3,5 | 5,2 | 2,8 | 4,7 | 5,6 | 6,1 | 5,8 | 6,3 | 4,6 | 2,5 |
| С, моль/л | 2,0 | 0,1 | 1,0 | 0,05 | 3,0 | 0,5 | 0,1 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |

- Используя уравнение Кольрауша для водного раствора сильного электролита с известной концентрацией С (табл. 3.4), определите эквивалентную электропроводность при бесконечном разведении, если эквивалентная электропроводность равна λ, эмпирическая постоянная уравнения а = 0,508.

Таблица 3.4

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С, кмоль-экв/м3 | 1 | 0,5 | 2 | 3 | 0,1 | 0,5 | 4 | 1,5 | 2,5 | 1 |
| λ, Ом-1 ·м2· ·кмоль-экв-1 | 15 | 9,9 | 12,8 | 5,6 | 8,3 | 10,5 | 9,5 | 12,3 | 8,6 | 7,5 |

- Для раствора слабого электролита с известной концентрацией С (табл. 3.5) определите степень и константу диссоциации, если эквивалентная электропроводность равна λ, эквивалентная электропроводность при бесконечном разведении равна λ∞.

Таблица 3.5

Варианты заданий

| Вариант | С, моль-экв/л | λ, Ом-1 ·м2· кмоль-экв-1 | λ∞, Ом-1 ·м2· кмоль-экв-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 | 5,3 | 152,4 |
| 2 | 0,5 | 8,2 | 68,5 |
| 3 | 0,01 | 10,4 | 93,7 |
| 4 | 0,03 | 12,0 | 84,8 |
| 5 | 0,02 | 7,8 | 72,7 |
| 6 | 0,3 | 6,2 | 135,4 |
| 7 | 0,05 | 13,6 | 67,2 |
| 8 | 0,01 | 12,5 | 81,3 |
| 9 | 0,2 | 9,7 | 98,8 |
| 10 | 0,3 | 11,3 | 105,8 |

- Рассчитайте коэффициент диффузии ионов Zn2+, если концентрация ионов равна С (табл. 3.6), величина предельного диффузионного тока цинка, масса ртути, вытекающей из капилляра и время образования одной капли равны соответственно I, m и t.

Таблица 3.6

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, с | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 |
| m, мг/с | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 |
| С ·103, моль/л | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| I, мкА | 20 | 28 | 35 | 25 | 19 | 23 | 34 | 19 | 28 | 36 |

- Зная зависимость высоты полярографической волны h от содержания цинка в образцах стали С (табл. 3.7), определите содержание цинка в исследуемом образце, если высота волны равна 22,6 мм.

Таблица 3.7

Варианты заданий

| С, % | Высота полярографической волны h, мм по вариантам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0,1 | 10,0 | 9,0 | 11,0 | 8,2 | 12,1 | 13,2 | 8 | 7 | 7,7 | 6,3 |
| 0,15 | 14,1 | 12,6 | 15,4 | 13,9 | 16,9 | 18,5 | 11,2 | 9,8 | 10,8 | 8,8 |
| 0,3 | 25 | 22,5 | 27,5 | 24,5 | 29,7 | 33 | 20 | 17,5 | 19,2 | 15,7 |
| 0,4 | 34,5 | 30,6 | 37,4 | 33,7 | 40,7 | 44,9 | 27,2 | 24,0 | 26,2 | 21,4 |
| 0,45 | 37,5 | 33,3 | 40,7 | 36,6 | 44,8 | 48,8 | 30 | 26,1 | 28,5 | 23,3 |

- Определите концентрацию исследуемого раствора, если для стандартного раствора с известной концентрацией С (табл. 3.8) значение предельного диффузионного тока равно ID , а для исследуемого Iх.

Таблица 3.8

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С ·103, моль/л | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| ID, мкА | 25 | 30 | 18 | 27 | 33 | 42 | 36 | 21 | 19 | 38 |
| Iх, мкА | 50 | 15 | 32 | 14 | 16 | 12 | 17 | 44 | 52 | 61 |

- Пользуясь методом добавок, определите концентрацию кобальта в растворе, если при анализе V мл раствора (табл. 3.9) величина диффузионного тока кобальта равна ID, а после добавления V1 мл стандартного раствора CaSO4 с концентрацией С величина тока увеличилась до ID+1.

Таблица 3.9

Варианты заданий

| Параметр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| V, мл | 15 | 20 | 25 | 10 | 15 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| V1, мл | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| ID, мкА | 20,8 | 21,5 | 20,4 | 22,3 | 19,8 | 25,1 | 24,5 | 22,8 | 18,5 | 20,9 |
| ID+1, мкА | 22,5 | 23,8 | 24,1 | 25,7 | 21,2 | 28,2 | 26,7 | 25,5 | 21,8 | 23,5 |
| С,моль/л | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,1 |

- При амперометрическом титровании раствора ZnSO4 раствором K4Fe(CN)6 была получена зависимость силы тока I от объема K4Fe(CN)6 (табл. 3.10). Найдите точку эквивалентности и содержание сульфата цинка в полярографической ячейке, если титр K4Fe(CN)6  по сульфату цинка равен Т.

Таблица 3.10

Варианты заданий

| Объём K4Fe(CN)6, мл | I, мкА по вариантам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0,1 | 66 | 73 | 65 | 70 | 75 | 73 | 47 | 50 | 58 | 61 |
| 0,2 | 48 | 38 | 55 | 52 | 40 | 55 | 37 | 40 | 30 | 33 |
| 0,3 | 27 | 8 | 44 | 31 | 10 | 34 | 27 | 30 | 20 | 23 |
| 0,4 | 10 | 30 | 33 | 14 | 32 | 17 | 17 | 20 | 31 | 34 |
| 0,5 | 24 | 56 | 29 | 28 | 58 | 31 | 30 | 32 | 43 | 46 |
| 0,6 | 37 | 80 | 37 | 41 | 82 | 44 | 41 | 44 | 54 | 57 |
| 0,7 | 50 | 100 | 50 | 54 | 102 | 57 | 53 | 56 | 65 | 68 |
| Т ·104, мг/мл | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |

3.8. Лабораторные работы

Работа 1. Кондуктометрическое определение содержания

растворимых солей в строительных материалах

Цель работы: овладеть методикой электрохимического анализа; определить содержание солей в водных вытяжках мела или в технической воде методом прямой кондуктометрии.

Оборудование и реактивы: прибор для измерения электрической проводимости (кондуктометр «Эксперт – 002», анализатор «Экотест – 01» и т.д.), стакан (100 мл), мерные колбы (6 шт. по 50 мл), пипетка      (5 мл), мерная колба (100 мл); исследуемый раствор (готовится по заданию преподавателя), стандартный раствор КСl с концентрацией   0,1 моль/л.

Порядок выполнения работы. Перед началом измерений определяют константу кондуктометрической ячейки. Для этого измеряют сопротивление стандартного раствора хлорида калия (0,1 моль/л). Константу рассчитывают по формуле

k=κKCl⋅RKCl,

где κKCl – удельная электропроводность раствора КСl при соответствующей температуре (табл.3.11); RKCl – сопротивление  раствора КС1.

Таблица 3.11

Зависимость удельной электропроводности от температуры

| t,°C | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| κKCl, Ом–1·см–1 | 0,01048 | 0,02606 | 0,02765 | 0,03036 |

Для исследуемого раствора рассчитывают удельную электропроводность,  Ом–1·см–1:

κ=kR

и эквивалентную электропроводность,    Ом–1·см2·моль-экв–1:

λ=κС⋅1000,

где С – концентрация исследуемого раствора, моль-экв/л.

При работе с прибором, позволяющим определять непосредственно значение электропроводности κ, константу ячейки определяют в соответствии с формулой:

k = κKCl/κ׳KCl,

где κ׳KCl – измеренная на приборе электропроводность раствора КС1 концентрации 0,02 моль/л, κKCl – удельная электропроводность стандартного раствора КС1 при соответствующей температуре (табл.3.11).

Удельную электропроводность исследуемых растворов рассчитывают по формуле:

κ = k · κ׳,

где κ׳ – значения электропроводности по показаниям прибора.

Готовят стандартный раствор КСl, для этого по формуле рассчитывают навеску КСl для приготовления  100 мл раствора (V) с концентрацией 0,1 моль /л (С):

m=С⋅V⋅М1000,

где M – молярная масса КСl, г/моль;

Для построения калибровочного графика в мерных колбах вместимостью 50 мл методом разбавления 0,1 моль/л стандартного раствора КСl готовят растворы КСl с концентрациями 0,01 моль/л;  0,005 моль/л,  0,001 моль/л; 0,0005 моль/л; 0,0001 моль/л. Так, например, для получения 50 мл раствора 0,01 моль/л отмеряет пипеткой 5 мл исходного раствора КСl, помещают его в мерную колбу на 50 мл и доводят объем раствора до метки дистиллированной водой. Растворы с концентрациями 0,01 и 0,005 моль/л  рекомендуется получать на основе раствора с концентрациями 0,1 моль/л, а растворы с концентрациями 0,001 и 0,0005 моль/л – из раствора с концентрацией 0,01 моль/л и т.п.

По результатам измерений строят калибровочный график R = f(C) или κ = f (C).

В соответствии с заданием преподавателя готовят водную вытяжку суспензии вещества: навеску (2–5 г) помещают в стакан, содержащий 40 мл дистиллированной воды, перемешивают в течение 10–20 мин, отделяют твердую фазу фильтрацией или центрифугированием, фильтрат помещают в колбу объемом 50 мл и доводят дистиллированной водой до метки. Затем измеряют сопротивление или электропроводность полученного исследуемого раствора  и по калибровочному графику определяют концентрацию исследуемого раствора.

Требования к отчету. В отчете указывают название, цель и порядок выполнения работы, приводят калибровочный график, удельную и эквивалентную электропроводность исследуемого раствора, концентра-цию, расчет содержания растворимых солей в исследуемом веществе.

Работа 2. Определение концентрации кислоты методом

кулонометрии при постоянном токе

Цель работы: Овладеть кулонометрическим методом анализа при постоянном токе; определить концентрацию кислоты методом кулонометрии.

Оборудование и реактивы: источник питания типа «Электролизер», магазин сопротивления МСР-65, миллиамперметр, магнитная мешалка, секундомер, ячейка (стакан 100 мл), труба с диафрагмой (анодная емкость), угольные электроды (2 шт.); раствор сульфата натрия 0,1–0,2 моль/л, фенолфталеин, исследуемый раствор кислоты.

Порядок выполнения работы. В электрохимической ячейке, заполненной нейтральным водным раствором сульфата натрия, происходит электролиз воды.

Собирают установку согласно схеме (рис. 3.15). Наливают в стакан 30–40 мл раствора сульфата натрия, заполняют сосуд с диафрагмой на 2/3 объема сульфатом натрия. Ставят стакан на магнитную мешалку. Опускают катод  в стакан на 1–1,5 см от дна, анод помещают в трубку с диафрагмой. Включают магнитную мешалку, добавляют в стакан 2–3 капли фенолфталеина и включают в тумблер, расположенный на панели источника питания. Устанавливают величину тока в пределах 30–60 мА.

Рис. 3.15.  Схема установки для электролиза

при постоянной силе тока:  1 –  источник тока;

2 –  выключатель;  3  –  высокоомное сопротивление;

4  –  миллиамперметр;  5  –  ячейка;  6  – сосуд с диафрагмой;

7,8  –  электроды;  9  –  магнитная мешалка

Если установка собрана верно, то при электролизе окрашивание раствора появляется через несколько секунд после включения источника питания.

Проводят контрольный опыт и, убедившись в исправности установки, выключают питание тумблером, вынимают сосуд с диафрагмой и катод из стакана. Содержимое стакана выливают. Катод промывают дистиллированной водой.

Далее проводят опыт по определению содержания кислоты в пробе. В стакан наливают 30–40 мл раствора сульфата натрия, который служит электролитом, помещают в стакан пробу кислоты и две-три капли фенолфталеина.

Установку подготавливают к работе, как описано выше. Включают секундомер одновременно с включением тумблера, отмечают начало электролиза. Электролизер и секундомер выключают, как только в стакане появится малиновая окраска. Время электролиза находят, вычитая из общего времени время контрольного опыта.

Зная силу тока I, А, и время электролиза, рассчитывают количество электричества Q, Кл:

Отсюда содержание кислоты в пробе С, моль-экв/л, по закону Фарадея:

С=I⋅t96500.

Проводят два параллельных опыта и находят средний результат.

Требования к отчету. Указывают название, цель и порядок выполнения работы. По полученным значениям, используя приведенные формулы, рассчитывают концентрацию кислоты.

Работа 3. Амперометрическое определение ионов цинка

Цель работы: Освоить метод амперометрического титрования; определить содержание ионов Zn2+ в анализируемом растворе.

Оборудование и реактивы: амперометрическая установка; платиновый микроэлектрод; насыщенный каломельный электрод; мерная колба (50 мл); пипетка (5 мл); мерный цилиндр (50 мл); микробюретка (5 мл); стаканы (50 мл).  Реактивы  для  анализа  ионов  Zn2+:  раствор  K2SO4 (0,5 моль/л), раствор гексацианоферрата(II) калия (0,03 моль/л), анализируемый раствор ZnSО4 (≈1·10-3 моль/л).

Порядок выполнения работы. При титровании используют реакцию взаимодействия:

3Zn2+ + 2K4[Fe(CN)6] = K2Zn3[Fe(CN)6]2↓ + 6K+,

сопровождающуюся выпадением в осадок продукта взаимодействия. Избыток титранта окисляется на платиновом электроде

[Fe(CN)6]4– ↔ [Fe(CN)6]3–.

Перед титрованием выбирают потенциал электрохимического окисления K4[Fe(CN)6], для чего необходимо зарегистрировать вольт-амперную кривую. Очищают поверхность платинового электрода погружением его в водный раствор НNO3 (1:1), затем несколько раз рабочую поверхность электрода обмывают дистиллированной водой. Вводят в электролизер 1 мл раствора титранта, добавляют 30 мл фонового электролита, замыкают цепь и, постепенно изменяя внешнюю ЭДС в интервале 0–2 В, через каждые 0,2В регистрируют показания микроамперметра. Строят функциональную зависимость I = f(E) и выбирают значение потенциала, соответствующее предельному току окисления K4[Fe(CN)6].

Анализируемый исходный раствор ZnSО4  помещают в мерную колбу на 50 мл, раствор разбавляют дистиллированной водой до метки, перемешивают, В электролизер пипеткой вносят 5 мл этого раствора, 30 мл раствора фонового электролита, погружают электроды, устанавливают потенциал, соответствующий предельному току окисления титранта. Микробюретку заполняют титрантом – раствором K4[Fe(CN)6]  и титруют исследуемый раствор, прибавляя K4[Fe(CN)6] по 0,1 мл и регистрируя показания микроамперметра. Титрование повторяют несколько раз.    По    результатам    титрования   строят   кривую   в  координатах  I = f(VK4[Fe(CN)6]), по излому на этой кривой определяют объем раствора K4[Fe(CN)6], соответствующий точке эквивалентности, и рассчитывают содержание Zn, г:

mA=СT⋅VT⋅Мf1000⋅VКVA,

где mA –  масса определяемого вещества в исходном растворе, г; СT, VT – концентрация (моль-экв/л) и объем титранта, мл; Мf – молярная масса эквивалента определяемого вещества, г/моль-экв;  VК – объем колбы, 50 мл; VА – объем раствора определяемого вещества, помещенного в электролизер, 5 мл.

Требования к отчету. Указывают название, цель и порядок выполнения работы, приводят график зависимости I = f(E) и значение потенциала, соответствующее предельному току окисления K4[Fe(CN)6], кривую титрования в координатах I = f(VK4[Fe(CN)6]), расчет содержания цинка в растворе.

4. Хроматографические и другие методы анализа

4.1. Класссификация хроматографических методов анализа. Основные элементы приборов

Хроматографический метод анализа разработан русским ботаником М.С. Цветом в 1903 г.

Хроматографию можно определить как процесс, основанный на многократном повторении актов сорбции и десорбции вещества при перемещении его в потоке подвижной фазы вдоль неподвижного сорбента.

Сорбцией (от лат – sorbeo – поглощаю) называют процесс поглощения твердым телом или жидкостью (сорбентом) газообразного или растворенного вещества (сорбата), обратный процесс называют десорбцией. Сорбцию подразделяют на адсорбцию – поглощение вещества (адсорбата) поверхностью твердого или жидкого адсорбента и абсорбцию – поглощение вещества (абсорбата) объемом абсорбента.

Неподвижная фаза закрепляется в колонке   (рис. 4.1).  Обычно это хороший сорбент с развитой поверхностью. Смесь исследуемых веществ, растворенных в подвижном растворителе, подается в верхнюю часть колонки. Через колонку пропускают растворитель. Вещества, хорошо адсорбируемые на неподвижной фазе и плохо растворимые в подвижной фазе, закрепляются в верхней части колонки.

.

1+2+3

K

Д

3

2

3

2

3

2

1

3

3

a

tm

tst

ti

1

2

3

Время

б

Рис. 4.1.  Разделение смеси из трех  компонентов (1,2,3)

на хроматографической колонке К с детектором  Д:

а  – последовательные этапы разделения;  б – хроматограмма

Вещества, хуже адсорбируемые и лучше растворимые, будут вместе с растворителем проходить в нижнюю часть колонки. При промывании колонки  тем же растворителем исходная смесь веществ будет разделяться по длине колонки и отдельно  вымываться из колонки.

Хроматография решает следующие  задачи  химического анализа:

– разделение сложной смеси на ее компоненты;

– проведение качественного и количественного анализа соединений;

– количественное определение одного или нескольких компонентов сложной смеси;

– определение молекулярной структуры вещества (строения).

Хроматографический метод настолько надежен, что вещество можно считать однородным, если не удается разделить его этим методом (методом хроматографии можно разделить изотопы водорода, урана и других веществ).

По механизму разделения веществ различают:

– ионообменную хроматографию, основанную на явлении обмена ионов, находящихся в растворе, и ионов, адсорбированных твердым адсорбентом;

– адсорбционную хроматографию, основанную на различной адсорбируемости компонентов смесей, связанной с особенностями их строения и состава;

– распределительную хроматографию, основанную на явлении распределения растворенных веществ между двумя несмешивающимися растворителями.

c

V

S

S + A

S + A + B

Рис.4.2. Выходная кривая фронтального анализа

По способу относительного перемещения фаз различают фронтальную проявительную, или элюэнтную, и вытеснительную хроматографию.

Фронтальный метод. Это простейший по методике вариант хроматографии. Он состоит в том, что через колонку с адсорбентом непрерывно пропускают анализируемую смесь, например, компонентов A и B в растворителе S. В растворе, вытекающем из колонки, определяют концентрацию каждого компонента и строят график в координатах концентрация вещества – объем раствора, прошедшего через колонку. Эту зависимость обычно называют хроматограммой или выходной кривой (рис. 4.2).

Вследствие сорбции веществ A и B сначала из колонки будет вытекать растворитель S, затем растворитель и менее сорбирующийся компонент A, а затем и компонент B и, таким образом, через некоторое время состав раствора при прохождении через колонку меняться не будет. Фронтальный метод используется сравнительно редко. Он применяется, например, для очистки раствора от примесей, если они сорбируются существенно лучше, чем основной компонент, или для выявления из смеси наиболее слабо сорбирующегося вещества.

С

V

Рис. 4.3. Выходная кривая

проявительного анализа

Проявительный (элюэнтный) метод. При работе по этому методу в колонку вводят анализируемую смесь, содержащую компоненты A и B в виде порции раствора или газа и колонку непрерывно промывают газом-носителем или растворителем S. При этом компоненты анализируемой смеси разделяются на зоны: хорошо сорбирующееся вещество B занимает верхнюю часть колонки, а менее сорбирующийся компонент A будет занимать нижнюю часть. Типичная выходная кривая изображена на рис. 4.3.

B

A

В газе или растворе, вытекающем из колонки, сначала появляется компонент A, далее –  чистый растворитель, а затем компонент B.  Чем больше концентрация компонента, тем выше пик и больше его площадь, что составляет основу количественного хроматографического анализа.

Вытеснительный метод. В этом методе анализируемую смесь компонентов A и B в растворителе S вводят в колонку и промывают раствором вещества D (вытеснитель), которое сорбируется лучше, чем любой из компонентов анализируемой смеси.

Концентрация раствора при хроматографировании не уменьшается в отличие от проявительного метода. Существенным недостатком вытеснительного метода является частое наложение зоны одного вещества на зону другого, поскольку зоны компонентов в этом методе не разделены зоной растворителя.

Классификация хроматографических методов анализа по агрегатному состоянию фаз представлена в табл.4.1.

Хроматографию проводят на специальных приборах, которые называются хроматографами. Основными элементами хроматографа являются дозатор (система ввода пробы), хроматографическая колонка и детектор. Кроме того, имеются устройства для подачи газа-носителя или растворителя, для преобразования импульса детектора в соответствующий сигнал и некоторые другие. Схема одного из хроматографов приведена на рис. 4.4.

Таблица 4.1

Классификация хроматографических методов анализа

по агрегатному состоянию фаз

| Неподвижная фаза | Подвижная фаза |  |
| --- | --- | --- |
|  | газообразная | жидкая |
| Твердая | Газовая адсорбционная хроматография | Жидкостная адсорбционная, ионообменная, ионная, тонкослойная, осадочная хроматография |
| Жидкая | Газожидкостная распределительная хроматография, капиллярная | Жидкостная распределительная, высокоэффективная жидкостная, гельхроматография |

Рис. 4.4. Схема хроматографа: 1 – регулятор давления; 2 – манометры;  3 –  ротаметр;

4 – осушительная  колонка; 5 – система ввода пробы; 6 – хроматографическая колонка;

7 – детектор;   8 – самописец;  9 – монитор

9

Исследуемые вещества подаются в испаритель 5 и с подвижной фазой проходят через хроматографическую колонку 6, где разделяются. На выходе из колонки находится  детектор 7, регистрирующий прохождение  разделенных компонентов.

Детекторы обнаруживают  исследуемые вещества по изменению коэффициента преломления, теплопроводности и других параметров проходящего через детектор потока. Сигнал от детектора представляется в виде хроматограммы  8.

Предварительно приборы калибруют по известным составам. Затем с такой же скоростью и с тем же подвижным растворителем пропускают исследуемую смесь веществ.

Положение пиков на хроматограмме относительно точки отсчета позволяет идентифицировать вещества, а интенсивность пика (высота, площадь и др.), позволяет судить об относительной концентрации данного вещества  в исследуемой пробе.

Дозатор предназначен для точного количественного отбора пробы и введения ее в хроматографическую колонку. Одним из основных требований к дозатору является воспроизводимость размера пробы и постоянство условий ее введения в колонку. Кроме того, введение пробы не должно вызывать резкого изменения условий работы колонки и других узлов хроматографической установки, а внутренняя поверхность дозатора не должна обладать каталитической или адсорбционной активностью по отношению к пробе.

Газообразные и жидкие пробы обычно вводят с помощью специальных шприцев, прокалывая в месте ввода пробы каучуковую мембрану.

Твердые пробы вводятся в хроматограф или после перевода их в раствор, или непосредственным испарением пробы в нагретом дозаторе.

В хроматографической колонке происходит разделение компонентов. Колонки весьма различны по форме, размерам и конструкционным материалам. Применяются прямые, спиральные и другие колонки длиной от 1–2 м и менее до нескольких десятков метров. Внутренний диаметр колонок составляет обычно несколько миллиметров. В зависимости от свойств анализируемой системы в качестве конструкционных материалов для колонок чаще всего используют сталь, латунь, медь, стекло и др.

Адсорбент, наполняющий колонку, должен обладать рядом свойств: необходимой селективностью, достаточной механической прочностью, химической инертностью к компонентам смеси и быть доступным. Практически в качестве адсорбентов используются оксид алюминия, силикaгeли, активированные угли, пористые полимеры на основе стирола, дивинилбензола и т.д. синтетические цеолиты.

Большое влияние на сорбируемость вещества оказывает температура, поэтому хроматографические колонки, как правило, термостатируются, используя обогрев жидкостью или парами кипящей жидкости, воздушное термостатирование или какой-либо другой прием. В бумажной, тонкослойной и некоторых других видах хроматографии функцию колонки выполняет хроматографическая бумага, тонкий слой сорбента на подложке и т.д.

Детектор предназначен для обнаружения изменений в составе газа или раствора, прошедшего через колонку. Показания детектора обычно преобразуются в электрический сигнал и передаются фиксирующему или записывающему прибору, например на ленту электронного потенциометра. Основными характеристиками детектора являются чувствительность, пределы детектирования, инерционность и диапазон линейной зависимости между концентрацией и величиной сигнала. Детекторы подразделяются на дифференциальные, которые отражают мгновенное изменение концентрации, и интегральные, суммирующие изменение концентрации за некоторый отрезок времени.

В интегральных детекторах анализируемый газ на выходе из колонки поглощается каким-либо раствором, а затем анализируется или поглощающий раствор или оставшийся не поглощенный газ. Достоинствами интегральных детекторов являются их простота и широкая область линейной зависимости показаний детектора от количества вещества. К недостаткам относятся значительная инерционность и низкая чувствительность, в связи с чем такие детекторы в настоящее время применяются редко.

К группе дифференциальных относятся детекторы по теплопроводности (катарометр), по плотности, по электрической проводимости, пламенный, пламенно-ионизационный и другие ионизационные детекторы, термохимический, пламенно-фотометрический и т.д.

4.2. Общая характеристика хроматографических

методов анализа

Подвижной фазой в газовой хроматографии является газ или пар. В зависимости от состояния неподвижной фазы газовая хроматография подразделяется на газоадсорбционную, когда неподвижной фазой является твердый адсорбент, и газожидкостную, когда неподвижной фазой является жидкость, а точнее пленка жидкости на поверхности частиц твердого сорбента.

Качественный состав вещества может быть установлен с помощью хроматографической методики по характеристикам полученной хроматограммы или по результатам анализа компонентов смеси после прохождения хроматографической колонки подходящим химическим или физико-химическим методом.

Количественный хроматографический анализ основан на измерении различных параметров пика, зависящих от концентрации хроматографируемых веществ - высоты, ширины, площади и удерживаемого объема - или произведения удерживаемого объема на высоту пика.

Широкое применение и большое значение газовой хроматографии в практике вызвано тем, что с ее помощью можно идентифицировать отдельные компоненты сложных газовых смесей и определять их количественно, выполнение анализа не требует больших затрат времени, и метод является достаточно универсальным. Эффективно используется газовая хроматография в препаративных целях, в физико-химических исследованиях и других областях.

Методом газовой хроматографии анализируют нефтяные и рудные газы, воздух, продукцию основной химии и промышленности органического синтеза, нефть и продукты ее переработки; многочисленные металлоорганические соединения и т. д. Газовая хроматография пригодна для разделения изотопов некоторых элементов, например водорода.

Жидкостная адсорбционная хроматография основана на теории адсорбции из раствора. Адсорбционное равновесие между раствором и адсорбентом подчиняется уравнению изотермы адсорбции Лэнгмюра

A=A∞KС1+KС,

в области разбавленных растворов изотерма линейна

A=A∞KС,

где А – количество адсорбировавшегося вещества на единице поверхности адсорбента; А∞ – предельная адсорбция, максимальное количество адсорбировавшегося вещества на единице поверхности адсорбента; К – константа адсорбции; С – концентрация сорбата в растворе.

Селективность адсорбции зависит от природы сил взаимодействия между адсорбирующимся веществом и адсорбентом. Эффективность хроматографической колонки зависит главным образом от процессов диффузии и массопередачи в обеих фазах.

В жидкостной адсорбционной хроматографии, как и в газовой, идентификация веществ производится по характеристикам удержания, а количественный анализ основан на измерении высоты или площади хроматографического пика. Используется также анализ фракций раствора после хроматографической колонки различными химическими или физико-химическими методами.

Жидкостная адсорбционная хроматография часто применяется в органической химии: в технологии и анализе. Этим методом изучают, например, состав нефти, керосина, углеводородов, эффективно разделяют транс- и цис-изомеры, алкалоиды и т. д. Особенно большую роль она сыграла в разработке методов разделения, анализа и исследования нелетучих и нестабильных соединений. Очень эффективно применение жидкостной хроматографии при высоком давлении для разделения неполярных соединений и соединений со средней полярностью.

В методе тонкослойной хроматографии (ТСХ) неподвижная твердая фаза тонким слоем наносится на стеклянную, металлическую или пластмассовую пластинку. В 2–3 см от края пластинки на стартовую линию вносят пробу анализируемой жидкости и край пластинки погружают в растворитель который действует как подвижная фаза жидкостной адсорбционной хроматографии. Под действием капиллярных сил растворитель движется вдоль слоя сорбента и с разной скоростью переносит компоненты смеси, что приводит к их пространственному разделению. Диффузия в тонком слое происходит в продольном и поперечном направлениях, поэтому процесс следует рассматривать как двумерный.

Сорбционные свойства системы в ТСХ характеризуются подвижностью Rf, которая рассчитывается из экспериментальных данных по уравнению

Rf=x1xf,

где x1 - расстояние от стартовой линии до центра зоны растворенного вещества; xf – расстояние, пройденное за это же время растворителем.

Наиболее общий подход к  качественному анализу основан на значениях Rf. Хроматографическая подвижность является чувствительной характеристикой вещества, однако она существенно зависит от условий определения. Эта трудность преодолевается путем проведения опыта в строго фиксированных стандартных условиях, которые регламентируют размер пластин, толщину слоя сорбента, объем пробы, длину пути фронта растворителя и другие факторы. При соблюдении стандартных условий получаются воспроизводимые значения Rf, которые можно использовать в аналитических целях, сравнивая их с табличными значениями, если они получены в тех же условиях опыта.

Количественные определения в ТСХ могут быть сделаны или непосредственно на пластинке, или после удаления вещества с пластинки. При непосредственном определении на пластинке измеряют тем или иным методом площадь пятна (например, с помощью миллиметровой кальки) и по заранее построенному градуировочному графику находят количество вещества.

Применяют также прямое спектрофотометрирование пластинки с помощью спектроденситометров. Для количественных расчетов также предварительно строят градуировочный график, используя оптическую плотность в центре пятна.

Наиболее точным считается метод, в котором вещество после разделения удаляется с пластинки и анализируется спектрофотометрическим или иным методом. Удаление вещества с пластинки обычно производят механическим путем, хотя иногда применяют вымывание подходящим растворителем.

В настоящее время ТСХ является одним из важных методов аналитической химии, прежде всего для анализа сложных смесей. Он прост по методике выполнения и аппаратуре, экспрессивен, не требует для анализа больших количеств веществ.

Жидкостно-жидкостная хроматография по сути близка к газожидкостной хроматографии. На твердый носитель также наносится пленка жидкой фазы и через колонку, наполненную таким сорбентом, пропускают жидкий раствор. Этот вид хроматографии называют жидкостно-жидкостной распределительной хроматографией или просто распределительной хроматографией. Жидкость, нанесенную на носитель, называют неподвижной жидкой фазой, а растворитель, передвигающийся через носитель, - подвижной жидкой фазой. Жидкостно-жидкостная хроматография может проводиться в колонке (колоночный вариант) и на бумаге: (бумажная хроматография, или хроматография на бумаге).

Важной характеристикой в бумажной распределительной хроматографии, так же как и в ТСХ, является Rf=x/xf,где х – смещение зоны компонента; xf – смещение фронта растворителя.

По технике выполнения различают следующие виды бумажной хроматографии: одномерную, двумерную, круговую и электрофоретическую. Для получения, например, двумерных хpoмaтoгpaмм хроматографирование производят дважды во взаимно противоположных направлениях: после обработки пробы одним растворителем хроматогpамму поворачивают на 90° и хроматографируют вторично уже другим растворителем. Такая методика позволяет производить более тонкие разделения компонентов смеси.

Качественный состав пробы в методе бумажной распределительной хроматографии так же, как и в ТСХ, может быть установлен или по специфической окраске отдельных пятен на хроматограмме, или по числовому значению Rf каждого компонента.

Количественные определения в распределительной, так же, как и в тонкослойной хроматографии,  выполняются или по хроматографическим характеристикам (площади пятна на хроматограмме и интенсивности его окраски), или по методу вымывания. Нередко хроматограмму разрезают на отдельные части по числу пятен, каждое пятно обрабатывают соответствующим экстрагентом и определяют количество экстрагированного вещества любым подходящим методом: фотометрическим, полярографическим и т. д.

Методами распределительной жидкостной хроматографии анализируют смеси катионов в неорганическом качественном анализе, смеси аминокислот и других органических кислот, смеси красителей и т. д.

Ионообменная хроматография основана на обратимом стехиометрическом обмене ионов, находящихся в растворе, на ионы, входящие в состав ионообменника.

Широкое применение ионообменных процессов в практике началось после создания синтетических ионообменников - так называемых ионообменных смол или ионитов.

Применяемые в настоящее время синтетические ионообменники лишены многих недостатков, присущих естественным ионообменникам, и обладают рядом важных достоинств: они имеют высокую обменную емкость и воспроизводимые ионообменные и другие свойства, устойчивы к действию кислот и оснований, не разрушаются в присутствии многих окислителей и восстановителей и т. д. Синтетический ионообменник, как правило, представляет собой полимер, например поперечно-сшитый полистирол, содержащий различные функциональные группы. Функциональные группы определяют наиболее характерные свойства смол. Известны также синтетические неорганические иониты, например различные пермутиты, активированный оксид алюминия, гели на основе соединений железа или соединений циркония и т.д. Органические ионообменные смолы применяются гораздо чаще.

В зависимости от знака заряда функциональных групп ионообменные смолы являются катионитами или анионитами.

Важной характеристикой ионитов является обменная емкость. Обменную емкость ионита численно можно выразить количеством молей эквивалентов обменивающихся ионов на единицу массы или объема смолы. Различают статическую обменную емкость (СОЕ) и динамическую обменную емкость (ДОЕ).  Статическую обменную емкость определяют в статических условиях, когда навеску смолы помещают в раствор, содержащий насыщающие ионы достаточной концентрации и  выдерживают при встряхивании до полного насыщения. Динамическую обменную емкость определяют при пропускании насыщающего раствора через колонку с ионитом. Раствор медленно пропускают до появления (до проскока) насыщающего иона в вытекающем растворе. Полная динамическая обменная емкость (ПДОЕ) находится по полному насыщению ионита данным ионом.

Методы ионообменной хроматографии используются преимущественно для разделения ионов. Количественные определения компонентов после разделения могут быть выполнены любым подходящим методом.

Простейшая методика ионообменного разделения состоит в поглощении компонентов смеси ионитом и последовательном элюировании каждого компонента подходящим растворителем.

Разделение смеси в осадочной хроматографии основано на последовательном образовании малорастворимых соединений (осадков). Процесс разделения может быть проведен в колонке, на бумаге или в  тонком слое. В ходе образования осадочной хроматограммы происходит многократное повторение процесса образования и растворения осадка, подобно тому, как в адсорбционной хроматографии многократно повторяется процесс сорбции–десорбции. Порядок расположения осадков на хроматограмме зависит от произведения растворимости (ПР) образующихся соединений и соотношения концентраций компонентов в анализируемом растворе. Чем больше разница в растворимости осадков, тем более четким будет разделение на зоны при прочих равных условиях.

Колонками в осадочной хроматографии служат стеклянные трубки диаметром 4–5 мм и длиной 10–15 см. В качестве носителя используются вещества, обладающие хорошей фильтруемостью (силикагель, оксид алюминия и др.) и светлой окраской. Осадителями являются реагенты, образующие малорастворимые осадки анализируемого вещества. Однако в некоторых случаях возможно образование осадка и без введения специального осадителя.

Качественный состав анализируемой пробы устанавливают по цвету осадков и порядку их расположения в колонке. В случае бесцветных осадков в колонку вводят раствор реактива, образующего окрашенное соединение с осадком. В количественных определениях используют зависимость длины зоны осадка от концентрации.

Хроматография является эффективным методом разделения и анализа сложных по составу газообразных и жидких смесей. Твердые вещества могут быть проанализированы после перевода их в жидкое (растворенное) или газообразное состояние. Качественный и количественный анализ проводится по характеристикам удерживания. Универсальность газовой и газожидкостной хроматографии значительно возрастает при сочетании хроматографического разделения и анализа компонентов масс-спектральным или иным подходящим методом. Жидкостная распределительная хроматография особенно эффективна при разделении веществ, близких по химическим свойствам, например аминокислот.

4.3. Резонансные методы анализа

4.3.1. Ядерный магнитный резонанс

К радиоспектроскопическим (резонансным) методам анализа, изучающим взаимодействие вещества с излучением в радиочастотном диапазоне, относятся спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и электронного парамагнитного резонанса (ЭПР).

Методы ЯМР и ЭПР имеют много общего. Оба основаны на явлении магнитного резонанса – избирательном поглощении электромагнитного излучения в радиочастотном диапазоне и обусловлены магнитными свойствами частиц (электронов в методе ЭПР и ядер в ЯМР).

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) появляется у ядер атомов, обладающих магнитным моментом.

Согласно атомной модели Бора, электроны вращаются вокруг ядра только по определенным орбитам и имеют определенные дискретные значения энергии. Энергия, освобождающаяся или поглощающаяся при переходе электрона с одной орбитали на другую, проявляется в виде электромагнитного колебания. Частота этого колебания зависит от разности энергий обеих орбит:

ΔЕ=hν,

где ΔЕ – разность энергий двух уровней, h – постоянная Планка,             ν –частота электромагнитного колебания.

Данное явление типично для микромира. Квантование проявляется также и в поведении магнитных ядер атомов в магнитном поле. Это можно представить таким образом, что при помещении ядра в магнитное поле разрешенными являются только определенные направления между магнитным моментом ядра и силовыми линиями внешнего магнитного поля. Число возможных направлений зависит от вида ядра.

Модуль спина ядра и спиновое квантовое число связаны соотношением:

P=JJ+1h2π,

где Р – модуль спина ядра; J – спиновое число; h – постоянная Планка.

Различным направлениям Р во внешнем магнитном поле соответствуют различные проекции на направление магнитного поля, которые будут отличаться квантовым числом mJ :

Pz=mJh2π,

где Pz – проекция Р на ось Z; mJ – магнитное квантовое число.

Поскольку   магнитный  момент  и  спин  ядра  пропорциональны (μ=γP)   и   при   положительном   значении   γ   имеют   одинаковое направление, то можно представить, что

μz=Pzγ=mJh2πγ.

Энергию   спиновых   состояний   можно   вычислить с помощью уравнения:

Е=mJh2πγH0,

где Н0 – напряженность магнитного поля.

Если ограничиться ядрами с J = 1/2, например ядрами атома водорода (протонами), то можно построить следующую схему энергетических уровней ядра в магнитном поле:

mJ=+12 и −12,

Е1=12h2πγ⋅H0 и Е2=−12h2πγ⋅H0; ΔЕ=h2πγ⋅H0

Переход с одного уровня на другой здесь равнозначен изменению направления, т.е. переориентации спина. При этом поглощается или выделяется энергия в виде электромагнитного излучения с частотой:

ν=12πγ⋅H0.

Данное уравнение является условием резонанса.

Для ядер атомов каждого элемента в зависимости от значения  νсуществует своя частота, при которой ядра резонируют в постоянном магнитном поле, т.е. переходят с одного энергетического уровня на другой. Если на ядро, находящееся в магнитном поле Н0, подействовать переменным магнитным полем Н1 с данной частотой, то можно действительно вызвать такие переходы.

Чаще всего наблюдают спектр ЯМР протонов, находящихся в химических соединениях. Такой анализ называют протонным магнитным резонансом (ПМР).

Спектры ПМР характеризуются двумя основными параметрами – химическим сдвигом и константами спин – спинового взаимодействия, которые находятся в соответствии со структурой соединения и распределением электронной плотности в молекуле.

Смещение сигнала в зависимости от химического окружения называется химическим сдвигом, т.е. это расстояние между резонансными сигналами различных протонов. Спектр ЯМР ядер водорода 1Н с отдельными сигналами, соответствующими химически различным положениям ядер водорода в одной молекуле этилового спирта приведен на рис. 4.5.

–СН3

δ, м.д.

Рис. 4.5. Спектр ЯМР низкого разрешения протонов

этилового спирта: а – дифференциальный спектр;

б – интегральный спектр

б

а

–СН2–

–ОН

Этиловый спирт CH3CH2OH содержит три типа протонов: три протона метильной группы (–CH3), два протона метиленовой группы (–СН2–) и один протон гидроксильной группы (–ОН). Так как интенсивности резонансных сигналов пропорциональны количеству ядер, то  и площади под ними пропорциональны числу атомов водорода в названых группах. Отношение площадей равно 3:2:1. ЯМР-спектрометры дают как дифференциальные (а), так и интегральные (б) спектры. Соотношение высот подъема интегральной линии соответствует отношению площадей под пиками дифференциального спектра, а значит соотношению между количеством ядер соответствующих групп (в данном веществе 3:2:1).

Для определения химического сдвига резонансных сигналов в спектроскопии ядерного магнитного резонанса обычно используют простую методику: помещают в ампулу с исследуемым образцом капилляр со стандартным веществом и получают в спектре сигнал от стандартного вещества и сигнал от исследуемого. Химический сдвиг δ определяют следующим образом: положение линии стандартного вещества принимают за нуль и δ вычисляют по формуле:

δ=Δ⋅106ν0,м.д.

где Δ – расстояние между максимумами сигналов образца и стандарта, Гц; ν0 – фиксированная частота радиочастотного источника, МГц (например, 60 МГц для спектрометра TESLA БС-467).

В результате взаимодействия спинов неэквивалентных протонов через валентные электроны имеет место спин-спиновое расщепление, которое также позволяет получить информацию о строении вещества.

Спектр этилового спирта, представленный на рис. 4.5, получен со степенью разрешения много меньшей, чем обычно возможно для серийных спектрометров ЯМР. Это спектр низкого разрешения. При высоком разрешении, которое можно получить при использовании стабильного генератора и однородного магнитного поля, в спектре того же этилового спирта наблюдается значительно больше линий (рис. 4.6).

δ, м.д.

Рис. 4.6. Спектр ПМР высокого разрешения этилового спирта:

а – дифференциальный спектр; б – интегральный спектр

б

а

Вместо широких линий в дифференциальном спектре (а) появляется так называемая тонкая структура полос групп –СН3, –СН2, –ОН. Каждая широкая полоса расщепилась соответственно на три, восемь и три линии, что обусловлено явлением спин-спинового взаимодействия. Возникновение тонкой структуры спектра вызвано взаимодействием магнитных моментов ядер, находящихся в неэквивалентных положениях. Расстояние между полосами, образующими тонкую структуру, называется константой спин-спинового взаимодействия (КССВ) и выражается в герцах. От напряженности приложенного поля константа спин-спинового взаимодействия не зависит.

Рассмотрим подробнее спектр этилового спирта (рис. 4.6). Сигнал группы –СН3 расщепляется на три линии от взаимодействия с двумя протонами метиленовой групп. Три линии отвечают и группе –ОН из-за ее взаимодействия с двумя протонами –СН2– группы. Более сложный спектр (восемь линий) у группы –СН2–. Это можно представить себе таким образом, что с двумя протонами взаимодействуют три протона метильной группы и тогда должны были бы получиться четыре линии, но число их удвоилось из-за взаимодействия с протоном гидроксильной группы.

Для подсчета числа полос N в спектре ядер А вследствие взаимодействия с ядрами соседних атомов В предложена формула:

NA=2nBIB+1,

где nB – число ядер В; IB – спин ядра В.

По числу линий вторичного расщепления дифференциальных спектров можно для каждой группы определить вид соседних групп.

4.3.2. Электронный парамагнитный резонанс

Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) сходен по своей сути с явлением ЯМР. В спектрах ЭПР фиксируется резонансное поглощение электронов, энергетические уровни которых расщепляются в магнитном поле на два  подуровня с ориентацией спинов электронов либо по полю, либо против поля. Резонансное поглощение наблюдается у неспаренных электронов, молекул и радикалов веществ в электромагнитном поле не радиочастотного (в отличие от ЯМР), а микроволнового диапазона.

При помещении же вещества в постоянное внешнее магнитное поле (ВМП) атомы парамагнитного тела стремятся ориентироваться вдоль направления внешнего магнитного поля (в отличие от обычных диамагнитных веществ) подобно магнитной стрелке. Общий магнитный поток  от ориентированных таким образом атомов усиливает поток внешнего магнитного поля. Под влиянием внешнего магнитного поля вся система электронов приобретает равномерное вращение вокруг направления ВМП, происходящее с определенной круговой частотой ν0. Если затем перпендикулярно ВМП наложить слабое переменное высокочастотное магнитное поле (СВЧ), вращающееся вокруг ВМП с частотой ν1, то можно наблюдать явление поглощения энергии СВЧ поля в случае совпадения частот ν1 и ν0. Это состояние системы отражает сущность электронного парамагнитного резонанса.

Величина СВЧ энергии, поглощаемой при таких индивидуальных переходах, выражается основным уравнением резонанса

ΔE=hν=gμВH,

где ΔЕ – энергия, Дж; h – постоянная Планка; ν – частота СВЧ поля; g – фактор спектроскопического расщепления, зависящий от орбитального и спинового квантовых чисел; μВ – единица атомного магнетизма (магнетон Бора); Н – напряженность постоянного магнитного поля (ВМП).

Спектр ЭПР получают практически на всех радиоспектрометрах (РЭ-1301 и др.) при условии, что частота СВЧ излучения остается постоянной, а напряженность постоянного магнитного поля изменяется. Запись спектра осуществляется в координатах: интенсивность поглощения СВЧ энергии Iпогл – напряженность магнитного поля Н при постоянной частоте ν СВЧ поля.

Типичная кривая ЭПР, полученная при постоянной частоте ν и изменяемой напряженности поля Н, приведена на рис. 4.7.

Максимум кривой поглощения соответствует значению Н = Н0, при котором точно выполняется основное уравнение ЭПР.

Основным показателем, характеризующим строение исследуемого вещества, является g-фактор. С квантовых позиций он выражает соотношение магнитного и механического моментов электрона. У данного атома, магнитный момент которого вызван орбитальным вращением электронов, g-фактор равен 1. Если же у этого атома природа магнетизма спиновая, то g-фактор равен 2. В общем случае g-фактор свободного атома имеет значение от 1 до 2. У связанного атома, например, находящегося в кристаллической решетке, значение g-фактора сильно отклоняется от указанных величин, поскольку его электроны испытывают сильное влияние внутрикристаллических электрических и магнитных полей.

Интенсивность поглощения при наблюдении ЭПР характеризуется площадью под кривой. Эта площадь пропорциональна количеству магнитных ионов в образце. Поэтому, зная значения площади под кривыми на спектрах ЭПР веществ с известным содержанием парамагнитного иона (эталоны), можно путем сравнения полученных значений S со справочными данными провести количественный элементный анализ

Сx=Сэт(I0ΔHmax2)x(I0ΔHmax2)эт,

где Сx и Сэт  – концентрация парамагнитных частиц в образце и эталоне; I0 и ΔНmax – показатели, значения которых определяются из кривых ЭПР (рис. 4.7).

I0

I0

ΔHmax

H, ν

Рис. 4.7. Спектр ЭПР:

а – одиночная линия; б – первая производная линии поглощения; в –сверхтонкая структура спектра поглощения.

б

а

в

H, ν

H, ν

4.4. Термический анализ

Большинство химических и физических процессов сопровождается выделением или поглощением тепла – это процессы кристаллизации, плавления, обезвоживания, распада сложных соединений, полиморфного превращения и др. Термический   анализ  (ДТА)  представляет   собой   совокупность  методов определения температур фазовых и химических превращений в исследуемой системе. Исследуемый образец подвергают постепенному нагреванию или охлаждению с непрерывной регистрацией температуры, осуществляемой визуально или автоматически. Получаемые кривые нагревания – интегральные и дифференциальные – позволяют судить о характере и интенсивности тепловых эффектов, о температурах, при которых тепловые эффекты проявляются, о минералогическом составе исследуемого вещества и характере протекающих в нем при нагревании фазовых превращений.

В случае, если в смеси кристаллических веществ присутствуют или образуются соединения, которые при нагревании разлагаются с выделением газообразных продуктов (гидроксиды, оксалаты, нитраты, сульфиты, кристаллогидраты, аммиакаты, карбонаты и др.), используют волюмометрический фазовый анализ. Он заключается в определении объема и химической природы выделившихся газов, что позволяет уточнить химический состав фаз и найти массу соответствующей фазы.

Для получения простой температурной кривой исследуемым материалом наполняют специальный тигель, который помещают в электропечь. Температуру материала измеряют с помощью термопары, а измерение ЭДС в горячем ее спае фиксируют гальванометром. Результаты измерения температуры материала в процессе нагревания наносят на график температура – время. Если в веществе не происходит никаких реакций, то простая кривая нагревания имеет вид прямой. В случае протекания реакций, сопровождающихся выделением или поглощением тепла, ход кривой нагревания отклоняется от прямолинейного направления вверх или вниз. Отклонение носит временный характер и прекращается по окончании реакции.

Перегибы на температурной кривой не всегда четко выражены. Для более точного фиксирования температурных процессов используют дифференциальный метод термического анализа (ДТА). При этом записывают дифференциальные кривые. Такие кривые имеют более четко выраженные участки (пики), соответствующие фазовым переходам.

Дифференциальная температурная кривая получается с помощью дифференциальной термопары, состоящей из двух термопар, одноименные концы которых соединены друг с другом: концы проволоки из Pt +10% Rh образуют холодный спай термопары, а концы проволоки из Pt подключены к прибору, фиксирующему изменение в цепи ЭДС, возникающей при нагревании спаев термопар. Горячий спай одной из термопар помещен в исследуемое вещество, а другой – в эталонное. Возникающие в термопарах при нагревании ЭДС направлены навстречу друг другу и могут взаимно компенсироваться. Если вещество и эталон равномерно нагреваются в печи и в веществе не происходит никаких превращений, то возникающие в термопарах ЭДС оказываются равновеликими, и гальванометр не показывает никакого присутствия тока в цепи, а дифференциальная термограмма имеет вид ровной линии, параллельной оси абсцисс. Когда же исследуемое вещество испытывает различные превращения, то в этот период температура его может быть и выше, и ниже температуры эталонного материала. Появление разности температур между исследуемым и эталонным материалами приводит к возникновению в них разновеликих ЭДС и фиксирующий прибор производит соответствующую запись. Во всех системах термографов принято, что при эндотермических реакциях дифференциальная кривая отклоняется от нулевой линии вниз, а при экзотермических  реакциях – вверх. Величина отклонения (температурный пик) характеризует степень различия температур образца и эталона и является показателем количества превращающегося вещества и интенсивности протекания реакции. Положение термического эффекта на термограмме определяют по температурным границам протекания соответствующей реакции – начала главного  периода (максимума) и конца процесса (рис. 4.8).

Форма пиков зависит от скорости подъема температуры в печи. При медленном нагревании вещества пики получаются широкие и округлые. При быстром нагревании, наоборот – узкие и острые. Форма пика зависит от количества исследуемого материала – при небольшом его количестве пики имеют форму острого треугольника (рис. 4.8).

Определение потери массы веществом в процессе его нагревания производят методом термогравиметрии.  Записывают кривую потери массы, а также производную от нее. По кривым потери массы – термограммам, как и по волюмограммам, можно вести количественные расчеты, что делает анализ более информативным.

Эндотермические эффекты на дифференциальных кривых обусловлены:

а) химическим распадом исследуемых соединений при нагревании, сопровождающимся изменением их химического состава за счет выделения газовой фазы (реакции дегидратации, декарбонизации); б) химическим распадом соединений при нагревании на более простые твердые продукты, происходящим без выделения газообразной фазы; в) процессами полиморфных превращений энантиотропного характера; г) плавлением вещества (как конгруэнтным, так и инконгруэнтным). Все эти реакции протекают с поглощением тепла

1500

1000

500

0

0,1

Δm

6              8           10            12            14            16

1

2

3

4

T

Рис. 4.8. Дифференциально-термический анализ природного карбоната

кальция (масса навески 0,32 г): 1 – дифференциальная температурная кривая (DTA); 2 – дифференциальная термогравиметрическая кривая (DTG); 3 – интегральная температурная кривая (T); 4 – термогравиметрическая кривая (TG)

.

Экзотермические эффекты обусловлены:

а) химическими реакциями, протекающими с поглощением газовой фазы (реакциями окисления); б) полиморфными превращениями (неустойчивая модификация переходит в устойчивую); в) переходом неустойчивого аморфного состояния в кристаллическое – кристаллизацией гелей, стекла, расплава.

Общая схема термогравиметрической установки дана на рис. 4.9.

Дифференциальный термический анализ позволяет определять: наличие или отсутствие фазовых превращений в процессе  нагревания анализируемого вещества; температурные границы химической реакции или фазового превращения; скорость химических и физических превращений; количество вещества, участвующего в реакции.

Рис. 4.9.  Схема термогравиметрической  установки: 1 – фотоусилитель; 2,14 – дифференциальная термопара; 3 – ампула с образцом; 4 – устройство регистрации массы; 5 – зеркальце; 6 –луч света; 7 – фотоумножитель;  8 – катушка;

9 – сердечник компенсации изменения  веса;

10 – усилитель фототока; 11 – самописец;

12 – ампула со стандартом;  13 – нагреватель

4.5. Рентгеноструктурный анализ

Под рентгеноструктурным анализом понимают совокупность разнообразных методов исследования с использованием рентгеновского излучения – поперечных электромагнитных колебаний с длиной волны  10-2–102 А°. В рентгеновских трубках электроны, ускоренные под действием высокого напряжения, сталкиваются с металлическим антикатодом. Возникающее при этом рентгеновское излучение в зависимости от длины волны делится на жесткое (λ<1А°) и мягкое (λ>1-5 А°).

Применение рентгеновского излучения для исследования кристаллических веществ основано на том, что длина его волны сопоставима с расстоянием между упорядоченно расположенными атомами в решетке кристаллов, которая для него является естественной дифракционной решеткой. Сущность рентгеновских методов анализа заключается в изучении дифракционной картины, получаемой при отражении рентгеновских лучей плоскостями в структуре кристаллов.

Рентгеновское излучение ослабевает при прохождении через вещество. Рентгеновские фотоны при прохождении через вещество могут:

– оставаться фотонами, но изменять направление своего движения без потери энергии, при этом излучение рассеивается без изменения длины волны;

– оставаться фотонами, при этом происходит процесс рассеивания с небольшой потерей энергии, с изменением длины волны;

– фотоны могут поглотиться атомами (фотоэлектрический эффект), в этом случае возбужденный атом испускает электронное и рентгеновское излучение.

Если рентгеновское излучение попадает на покоящийся электрон исследуемого вещества, то под действием электрического поля излучения электрон переходит в колебательное движение. Частота этого колебательного движения равна частоте колебания электрического поля рентгеновского излучения. С другой стороны, всякое колебательное движение заряженной частицы сопровождается излучением электромагнитных волн во всех направлениях с частотой, равной частоте колебания частицы. Сумма описанных процессов приводит к так называемому когерентному рассеиванию (без изменения длины волны).

В облучаемом веществе межатомное расстояние соизмеримо с длиной волн рентгеновского излучения. Этот факт обеспечивает возможность наблюдения дифракции: слабая энергия рассеяния не распределяется по всему пространству, а концентрируется по отдельным направлениям. Таким образом, получаются «дифракционные картины», при помощи которых можно получить данные о взаимном расположении атомов (рис. 4.10).

d

θ

Рис. 4.10. Схема дифракции рентгеновского

излучения

Дифракционный эффект можно получить только в том случае, если воспользоваться излучением с длиной волн в тысячу раз меньшей, чем длины волн видимого света. А так как рентгеновские лучи представляют собой электромагнитные волны с очень маленькой длиной волны, то для них всякий кристалл – это дифракционная решетка трех измерений.

В основе рентгеноструктурного анализа лежит уравнение Вульфа-Брегга, связывающее угол θ падения или отражения на атомную плоскость рентгеновского луча с его длиной волны λ  и величиной межплоскостного расстояния d:

nλ=2dsinθ,

где n – целое число (1, 2, 3 и т.д.), называемое порядком спектра или порядком отражения. Отраженный пучок рентгеновских лучей, который может быть зарегистрирован, возникает лишь в том случае, если будет соблюдаться указанное равенство. Лучи, отраженные во всех других направлениях и под другими углами, не удовлетворяющими уравнению Вульфа-Брегга, взаимно погашаются.

Для вывода кристаллов в отражающие положения существует несколько методов.

1. Полихроматический метод, или метод Лауэ. Неподвижный монокристалл помещают в пучок полихроматического излучения, в непрерывном спектре которого найдутся волны, отвечающие условию  дифракции. Непрерывным по длине волны является тормозное  излучение, поэтому съемки по методу Лауэ ведут главным образом на этом излучении, и лишь отдельные дифракционные минимумы могут возникнуть на линиях характеристического излучения.

2. Вращение кристалла. Исследуемый монокристалл вращают, меняя его ориентацию относительно первичного пучка монохроматического излучения. При некоторых ориентациях выполняется условие дифракции.

3. Метод порошка (Дебая – Шеррера). В пучок монохроматического излучения помещают тонкодисперсный поликристаллический агрегат, среди множества хаотически ориентированных частиц, у которого имеются и отвечающие условию дифракции.

Под расшифровкой рентгенограмм в простейшем случае понимают определение углов отражения θ и межплоскостных расстояний d и оценку относительной интенсивности I дифракционных максимумов.

По найденным для каждого пика значениям θ и известной волне А°рентгеновского излучения, определяют величину межплоскостного расстояния d, используя уравнение Вульфа – Брэгга. Величину n (порядок отражения) принимают в этом случае равной единице.

Сущность качественного рентгеновского анализа сводится к сопоставлению экспериментально определенных значений межплоскостных расстояний и относительных интенсивностей линий с эталонными рентгенограммами.

Если на полученной при исследовании образца рентгенограмме присутствуют дифракционные максимумы со значениями d и I, характерными для определяемого соединения, это значит, что оно присутствует в исследуемом материале. Анализ упрощается, если известен приблизительно химический или минеральный состав исследуемого материала. В этом случае круг веществ, рентгенографические характеристики которых необходимо сравнить с полученной рентгенограммой, значительно сужается.

Количественный анализ основан на зависимости интенсивности дифракционных максимумов от содержания определяемой фазы. С увеличением содержания той или иной фазы интенсивность ее отражений увеличивается.

4.6. Контрольные вопросы и задачи

Вопросы и задания для самоподготовки

- Что положено в основу хроматографии?

- Как разделяют хроматографические методы анализа по механизму разделения веществ, по способу перемещения фаз?

- Как разделяют хроматографические методы анализа по агрегатному состоянию фаз?

- Что представляет собой хроматографическая колонка?

- Для чего предназначен детектор хроматографа?

- Какие виды детекторов применяют в хроматографах?

- На чем основана жидкостная адсорбционная хроматография?

- Что представляет собой распределительная хроматография?

- Как рассчитать подвижность Rf  в тонкослойной хроматографии?

- Для каких целей применяют двумерную бумажную хроматографию?

- Что положено в основу ионообменной хроматографии?

- Что такое обменная емкость, статическая обменная емкость, динамическая обменная емкость ионита?

- Как происходит разделение веществ в осадочной хроматографии?

- Поглощение какого электромагнитного излучения положено в основу резонансных методов анализа?

- Что называется химическим сдвигом в ЯМР-спектроскопии?

- Как рассчитать число полос в ЯМР-спектре, полученных при спин-спиновом взаимодействии с ядрами соседних атомов?

- Что показывает интегральный ЯМР-спектр?Что представляет собой термический анализ?

- Что называют волюмометричеким фазовым анализом?

- Как выглядят температурная кривая и дифференциальная температурная кривая термического анализа?

- Что показывают термогравиметрические кривые?

- Приведите и охарактеризуйте общий вид хроматограммы.

- Приведите и объясните общую схему хроматографа.

- Дайте общий вид ЭПР-спектра, охарактеризуйте его.

- Приведите и объясните общую схему термогравиметрической установки.

- Опишите кратко суть рентгеностуктурного анализа.

Примеры решения задач

Задача 1. Определите величину хроматографической подвижности  в бумажной распределительной  хроматографии, если смещение фронта растворителя равно 71 мм, а смещение зоны компонента равно 59 мм.

Решение. Для расчета воспользуемся формулой:

Rf=xxf=5977=0,77

Задача 2. Через колонку, содержащую 8 г катионита, пропустили 500 мл 0,05 н. раствора кальция. В элюате в порциях по 50 мл были получены следующие значения концентраций: 0,003; 0,008; 0,015; 0,025; 0,040; 0,050 и 0,050. Определите динамическую емкость катионита.

Решение. Рассчитаем число моль-эквивалентов Са2+, поглощенных из каждой порции элюата:

1).   (Сисх−Сэл)Vэл1000=(0,050−0,003)501000=2,35⋅10−3моль-экв.

2). (0,050−0,008)501000=2,1⋅10−3моль-экв.

3). (0,050−0,015)501000=1,75⋅10−3моль-экв.

4). (0,050−0,025)501000=1,25⋅10−3моль-экв.

5). (0,050−0,040)501000=0,5⋅10−3моль-экв.

Из двух последних порций поглощения не наблюдалось. Всего было поглощено (2,35 + 2,10 + 1,75 + 1,25 + 0,5) · 10-3 = 7,95 · 10-3 моль-экв.

Динамическая емкость ионита равна

К=7,95⋅10−38=0,994⋅10−3моль- экв/г

Задача 3. По уравнению ядерного магнитного резонанса определите величину напряженности поля, если величина поглощаемой энергии ΔE равна 4,8·10-26Дж, коэффициент пропорциональности, характеризующий ядро, равен 7,8·1010 А·с/кг.

Решение. Для расчета запишем основное уравнение ЯМР:

ΔE=h2π⋅γ⋅H0

Выразим отсюда   H0=2πΔEγh=2⋅3,14⋅4,8⋅10−267,8⋅1010⋅6,63⋅10−34=58⋅10−4Т

Задача 4. Определите величину СВЧ энергии поглощения, если фактор спектроскопического расщепления равен 2,4, а центр спектра ЭПР приходится на 0,305 Т.

Решение. Для решения запишем основное уравнение электронного парамагнитного резонанса:

ΔE=g⋅μВ⋅H

ΔE=2,4⋅9,27⋅10−24⋅0,305=6,78⋅10−24Дж.

Задачи для самостоятельного решения

- Расстояние от стартовой линии до центра зоны, определенное по методу ТСХ, на x % меньше, чем  расстояние, пройденное за это же время растворителем (табл. 4.2). Определите величину хроматографической подвижности.

Таблица 4.2

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х, % | 10 | 5 | 8 | 7 | 12 | 9 | 6 | 3 | 4 | 11 |

- Отношение смещения фронта растворителя к смещению зоны компонента, найденное по методу бумажной хроматографии равно a (табл. 4.3). Определите величину хроматографической подвижности.

Таблица 4.3

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 1,10 | 1,20 | 1,70 | 1,19 | 1,50 | 1,30 | 1,25 | 1,15 | 1,24 | 1,17 |

- Определите частоту электромагнитного излучения, применяемую в ЯМР, если коэффициент пропорциональности, характеризующий ядро, равен γ (табл. 4.4), а напряженность поля равна  H0.

Таблица 4.4

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| γ·10-10, А·с/кг | 3,5 | 4,6 | 5,2 | 4,1 | 3,8 | 5,6 | 6,1 | 3,8 | 4,5 | 5,0 |
| H0·104, Т | 19,5 | 22,3 | 25,0 | 18,8 | 27,6 | 24,3 | 25,1 | 20,5 | 18,8 | 19,6 |

- Расстояние между максимумами сигналов исследуемого образца и стандарта равно Δ (табл. 4.5). Чему равна величина химического сдвига, если частота радиочастотного источника равна ν0?

Таблица 4.5

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ, Гц | 100 | 180 | 170 | 210 | 350 | 450 | 510 | 430 | 580 | 530 |
| ν0, МГц | 55 | 60 | 50 | 58 | 61 | 63 | 68 | 70 | 72 | 74 |

- Определите число полос в спектре ядра А, образовавшихся вследствие взаимодействия с ядрами соседних атомов В, если число ядер В равно n (табл. 4.6), спин ядра В равен I.

Таблица 4.6

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1/2 | 1 | 3/2 | 1 | 1/2 | 3/2 | 1 | 3/2 | 1/2 | 1 |
| n | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |

- Напряженность постоянного магнитного поля равна Н (табл. 4.7), величина фактора спектроскопического расщепления равна g. Определите частоту СВЧ поля.

Таблица 4.7

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g | 2,0 | 2,1 | 1,0 | 2,4 | 1,9 | 2,5 | 1,8 | 2,3 | 2,2 | 1,7 |
| Н, Т | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,30 | 0,27 | 0,33 | 0,31 | 0,36 | 0,28 | 0,24 |

- Определите величину g-фактора, если центр спектра ЭПР приходится на напряженность поля равную Н (табл. 4.8). Величина поглощаемой энергии равна Е.

Таблица 4.8

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н, Т | 0,31 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,32 | 0,32 |
| Е·1024, Дж | 5,9 | 6,2 | 5,8 | 5,5 | 6,4 | 6,0 | 6,3 | 5,8 | 6,5 | 5,6 |

- Величина площади под кривыми на спектрах ЭПР для исследуемого образца и эталона равны соответственно Sx и Sст (табл. 4.9). Определите концентрацию парамагнитных частиц в исследуемом образце, если концентрация частиц в эталоне равна С.

Таблица 4.9

Варианты заданий

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sx | 24 | 19 | 25 | 20 | 18 | 15 | 18 | 26 | 28 | 21 |
| Sст | 20 | 25 | 20 | 19 | 13 | 22 | 15 | 31 | 36 | 42 |
| С, моль/л | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |

- Известно, что через колонку с катионитом пропустили 400 мл раствора кальция с концентрацией С (табл. 4.10). В порциях элюата по 50 мл получили ряд значений концентраций Сi. Определите массу катионита, если его динамическая емкость равна К.

Таблица 4.10

Варианты заданий

| Проба элюата | Сi, моль-экв/л по вариантам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 2 3 4 5 6 | 0,050 0,013 0,019 0,028 0,040 0,040 | 0,018 0,022 0,031 0,043 0,060 0,060 | 0,040 0,016 0,021 0,033 0,050 0,050 | 0,022 0,035 0,048 0,061 0,070 0,070 | 0,030 0,043 0,056 0,070 0,090 0,090 | 0,033 0,046 0,061 0,072 0,080 0,080 | 0,020 0,031 0,042 0,056 0,060 0,060 | 0,009 0,015 0,022 0,031 0,040 0,040 | 0,025 0,037 0,042 0,050 0,070 0,070 | 0,010 0,019 0,027 0,038 0,050 0,050 |
| С, моль-экв/л | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,05 |
| К∙103 моль-экв/г | 0,95 | 1,12 | 0,90 | 1,15 | 1,05 | 0,97 | 1,13 | 1,00 | 0,98 | 1,12 |

4.7. Лабораторные работы

Работа 1.  Разделение красителей на бумаге

Цель работы: освоить методы хроматографии на бумаге, разделить и определить красители на бумаге.

Оборудование и реактивы: исследуемая смесь красителей, смесь растворителей, раствор аммиака, концентрированная соляная кислота; хроматографическая бумага, разделительная камера.

Порядок выполнения работы. Вырезают полоску хроматографической бумаги шириной 1,5 см и длиной 20 см. Каплю исследуемого раствора наносят на расстоянии 2 см от одного из краев, обводят карандашом и высушивают на воздухе. Опускают полоску в камеру со смесью растворителей так, чтобы пятно не касалось растворителя. Дают подняться растворителю на 15 - 17 см. Затем полоску вынимают, отмечают карандашом фронт растворителя, высушивают в сушильном шкафу. Проявляют над парами соляной кислоты и аммиака для уточнения состава смеси. Рассчитывают величину скорости движения компонентов Rf.

Rf = Ly/Lp,

где Ly – расстояние, пройденное компонентом; Lp - расстояние, пройденное фронтом растворителя. Опыт проводят не менее 2 раз.

По полученным значениям Rf, пользуясь справочными данными, определяют качественный состав смеси красителей.

Требования к отчету. Указывают название, цель и порядок выполнения работы, рассчитывают величину скорости движения компонентов и находят среднее значение. Указывают качественный состав исследуемой смеси.

Работа 2. Определение органических соединений методом  спектроскопии ядерного магнитного резонанса

(ЯМР- спектроскопии).

Цель работы: ознакомиться с работой ПМР-спектрометра, научиться анализировать спектры ПМР первого порядка. Пользуясь спектром ПМР, справочными значениями химических сдвигов, установить состав и строение предложенного вещества.

Оборудование и реактивы: ПМР-спектрометр, спектры ПМР для различных веществ.

Порядок выполнения работы.

В практике ЯМР-спектроскопии имеют дело не с отдельным ядром, а с множеством ядер, входящих в состав молекул. Кинетическая энергия молекул во много раз превышает разность между энергетическими уровнями, поэтому далеко не все ядра находятся на низком энергетическом уровне. Занятыми оказываются и более высокие энергетические уровни, но низкие уровни заселены все же несколько больше. При наложении переменного магнитного поля с равной вероятностью происходит как переход с более низких уровней на высокие, так и обратный переход. Если низкие уровни заселены больше, то при переходе будет поглощаться энергия переменного поля и это поглощение можно обнаружить. Причем для каждого вещества поглощение имеет свой определенный характер.

Ядра многих атомов, имеющих четное массовое число и четный атомный номер, не имеют магнитных моментов и не дают спектров ЯМР. Ядра атомов с нечетными массовыми числами, а также ядра атомов с четными массовыми числами, но нечетными атомными номерами, обладают магнитным моментом и дают сигналы ЯМР. Спиновые квантовые числа атомных ядер с нечетным числом как протонов, так и нейтронов, имеют целочисленные значения в интервале J = 1 - 6. Атомные ядра с нечетным значением атомной массы (нечетное число протонов при четном числе нейтронов и наоборот) имеют дробные спиновые квантовые числа в интервале J = 1/2-9/2.

Резонанс можно наблюдать, если варьировать частоту электрического поля в постоянном магнитном поле или при постоянной частоте изменять напряженность магнитного поля.

Ампула с исследуемым веществом помещается между полюсами постоянного магнита внутри катушки генератора радиочастотного поля, которая может одновременно использоваться как катушка приемника. Если при изменении  частоты  или  напряженности переменного поля  выполняется условие резонанса, то на приемник подается переменное напряжение, которое усиливается, преобразуется в вид, удобный для наблюдения (выводится на осциллограф, самопишущий прибор, ЭВМ).

Используемый в работе спектрометр «Tesla BS» 467 А работает на фиксированной частоте 60 МГц с постоянным магнитным полем с индукцией 14092 Гс (Гаус). Все необходимые частоты для записи спектра создаются с помощью модуляции магнитного поля.

Подготовка спектрометра к работе и снятие спектров различных веществ требует много времени, поэтому после общего знакомства с работой спектрометра студентам поручают расшифровку заранее отснятых спектров ПМР (рис. 4.11). Анализируют полученный спектр пользуясь таблицами химических сдвигов (табл. 4.10), характером спин-спинового взаимодействия и устанавливают строение вещества.

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Рис. 4.11.  Варианты спектров ПМР

Таблица 4.10

Химические сдвиги для некоторых структурных фрагментов

| Метильная группа | σ, м.д. | Метиленовая группа | σ, м.д. |
| --- | --- | --- | --- |
| СН3–С– СН3–С= СН3–С≡ СН3–S– СН3–Ag СН3–N СН3–O– | 0,8-1,9 1,6-2,7 1,8-2,1 2,0-2,6 2,1-2,8 2,7-3,1 3,2-4,0 | CH2 трехчленный цикл CH2 другие циклы –CH2– –CH2–Hal (кроме F) –CH2–СО –CH2–N –CH2–Ar –CH2–O– СН2=С– (несопряж.) СН2=С– (сопряж.) | 0,3-0,9 1,2-2,5 1,2-1,4 1,3-1,9 2,1-2,4 2,1-2,8 2,6-3,0 3,4-4,4 4,6-5,0 5,3-5,7 |
| Метизовый протон | σ, м.д. | Протоны при гетероатомах | σ, м.д. |
| =СН– =СН–СО СН≡С– –СН– Ag =СН– S– =СН–О– =CH–Hal –СН= (несопряж.) –СН= (сопряж.) –СН= (аромат.) –СН=О =СН– мостиковый | 1,4-1,9 2,4-2,7 2,4-3,1 2,8-3,1 3,1-3,2 3,8-5,1 4,0-4,2 5,2-5,7 5,7-6,7 6,1-9,3 9,3-10,1 2,1-2,5 | R–OH Ar–OH Енолы R–SH Ar–SH R–NH– (амины) Ar–NH– –NH– (амиды) RN+H3 R–COOH | 1,0-4,5 4,3-8,0 15-19 1,2-2,1 3,0-3,6 0,5-3,3 2,9-4,7 5,4-8,1 7,7-8,8 9,2-13,2 |

Требования к отчету. Указывают название работы, принцип действия ПМР-спектрометра, методику снятия спектров ПМР, спектр ПМР (в общем виде), химические сдвиги протонных групп, константы спин-спинового взаимодействия. По интегральной кривой находят соотношение между количеством протонов разных протонных групп. Изображают структурную формулу вещества.

Итоговые тесты

Общая характеристика ФХМА. Оптические методы анализа

- Метод анализа, в котором анализируемый раствор распыляют в    пламени, называется

а) турбидиметрией

б) фотометрией пламени

в) нефелометрией

г) рефрактометрией

- Метод анализа, основанный на измерении интенсивности света, поглощаемого неокрашенной суспензией твердого вещества, называется

а) турбидиметрией

б) фотометрией пламени

в) нефелометрией

г) рефрактометрией

- Метод анализа, основанный на измерении интенсивности света, отраженного или рассеянного суспензией твердого вещества, называется

а) поляриметрией

б) нефелометрией

в) люминесцентным анализом

г) рефрактометрией

- Метод анализа, основанный на измерении интенсивности излучаемого веществами видимого света при облучении их ультрафиолетовыми лучами, называется

а) поляриметрией

б) нефелометрией

в) люминесцентным анализом

г) рефрактометрией

- Метод анализа, основанный на измерении силы тока, изменяющейся в зависимости от величины напряжения в процессе электролиза, в условиях, когда катод имеет очень малую поверхность, а анод – большую, называется

а) полярографией

б) кулонометрией

в) кондуктометрией

г) потенциометрией

- Метод анализа, основанный на измерении количества электричества, израсходованного в ходе электролиза, называется

а) полярографией

б) кулонометрией

в) кондуктометрией

г) потенциометрией

- Хроматография, основанная на избирательном поглощении отдельных компонентов анализируемой смеси в жидкой среде, называется

а) адсорбционной жидкостной

б) адсорбционной газовой

в) тонкослойной

г) ионообменной

- Хроматография, основанная на использовании различия в адсорбируемости газов и паров, называется

а) адсорбционной жидкостной

б) адсорбционной газовой

в) тонкослойной

г) ионообменной

- Хроматография, основанная на использовании различия в распределении отдельных компонентов анализируемой смеси между подвижным и неподвижным растворителями, называется

а) адсорбционной газовой

б) осадочной

в) тонкослойной

г) ионообменной

- Хроматография, основанная на ионообменных процессах, протекающих между ионами адсорбента и ионами электролита, содержащимися в анализируемом растворе, называется

а) адсорбционной газовой

б) осадочной

в) тонкослойной

г) ионообменной

- Метод анализа, основанный на избирательном поглощении электромагнитного излучения в радиочастотном диапазоне и обусловленный магнитными свойствами ядер, называется

а) спектроскопией ядерного магнитного резонанса

б) спектроскопией электронного парамагнитного резонанса

в) термическим анализом

г) рентгеноструктурным анализом

- Метод анализа, основанный на изучении фазовых превращений, совершающихся в системах или индивидуальных соединениях, по сопровождающим эти превращения тепловым эффектам, называется

а) спектроскопией ядерного магнитного резонанса

б) спектроскопией электронного парамагнитного резонанса

в) термическим анализом

г) рентгеноструктурным анализом

- Наименьшее значение определяемого  содержания, ограничивающее интервал определяемых содержаний, называется

а) воспроизводимостью

б) сходимостью

в) нижней границей определяемых содержаний

г) пределом обнаружения

- Наименьшее содержание, при котором по данной методике можно выявить присутствие определяемого компонента с заданной доверительной вероятностью, называется

а) интервалом определяемых содержаний

б) сходимостью

в) нижней границей определяемых содержаний

г) пределом обнаружения

- При математической обработке результатов измерения дисперсию рассчитывают по формуле

а) Sx2=1N−1(x−xi)2

б) Sx2=N−1(x−xi)2

в) Sx2=1N−1(x2−xi2)

г) Sx2=N−1(x2−xi2)

- Точность прямого измерения определяют по формуле

а) εx=Sx⋅tqN

б) εx=tq⋅SxN

в) εx=Ntq⋅Sx

г) εx=tqSx⋅N

- В приборах для проведения спектрального анализа измерение интенсивности спектральных линий осуществляется с помощью

а) источника возбуждения

б) диспергирующего элемента

в) приемника света

г) оптической системы

- Уравнение, характеризующее связь между интенсивностью спектральной линии и концентрацией элемента в исследуемой пробе (уравнение Ломакина-Шайбе) имеет вид

а) IA=acb

б) IA=a+cb

в) IA=acb

г) IA=a−cb

- Математическое выражение закона Бугера-Ламберта-Бера имеет вид

а) А=lgI0=εСl

б) А=lgI0I=εСl

в) А=lnI0I=Сl

г) А=lnI0=Сlε

- В фотоколориметрии отношение II0 называется

а) коэффициентом пропускания

б) оптической плотностью

в) молярным  коэффициентом поглощения

г) коэффициентом распределения

- Раствор, по отношению к которому производят измерения оптической плотности стандартного и исследуемого окрашенных растворов, называется

а) единичным

б) разбавленным

в) концентрированным

г) нулевым

- В фотоколориметрии метод определения содержания окрашенных веществ в исследуемом растворе, при котором в три колбы помещают  аликвотные части исследуемого раствора и все необходимые реагенты, в две из них вводят стандартный раствор и измеряют оптическую плотность, называется

а) методом добавок

б) методом стандартов

в) методом калибровочного графика

г) методом разбавления

- При определении содержания окрашенных веществ в исследуемом растворе методом добавок, концентрацию исследуемого вещества рассчитывают по формуле

а) Cx=CaАxАx+a−Аx

б) Cx=АxАx+a

в) Cx=CaАxАx+a+Аx

г) Cx=Аx+a−АxCaАx

- В фотоколориметрии метод определения содержания окрашенных веществ в исследуемом растворе, при котором в одну колбу помещают исследуемый раствор, в другую раствор исследуемого вещества с известной концентрацией, добавляют все необходимые компоненты и определяют оптические плотности, называется

а) методом добавок

б) методом стандартов

в) методом калибровочного графика

г) методом разбавления

- Упрощенный вид уравнения Релея, применяемый при нефелометрических исследованиях, имеет вид:

а) Ir=KNV2I0λ4

б) Ir=I0Kλ4NV2

в) Ir=I0KNV2λ4

г) Ir=I0KNλ4V2

- Основное уравнение турбидиметрии имеет вид:

а) It=I0⋅10klC

б) It=I0⋅10−klC

в) It=I0klC

г) It=I02⋅10klC

- Чему равно среднее значение х, если точность прямого измерения равна 0,277, а относительная точность прямого измерения равна 3,7·10-3?

а) 0,270

б) 45,6

в) 0,001

г) 74,8

- Определите относительное стандартное отклонение, если среднее значение определяемой величины равно 68,2, дисперсия равна 0,068.

а) 4,63

б) 0,21

в) 3,8·10-3

г) 10-3

- Определите значение дисперсии, если относительное стандартное отклонение равно 0,0035, а среднее значение определяемой величины равно 72,5.

а) 6,4·10-2

б) 4,8·10-5

в) 2,54

г) 0,254

- Какова должна быть толщина слоя раствора окрашенного вещества с концентрацией 4·10-3 моль/л, чтобы оптическая плотность была равна 0,3? Молярный коэффициент поглощения равен 37,5.

а) 2 см

б) 1 см

в) 1,5 см

г) 3 см

- Чему равна концентрация окрашенного раствора, если молярный коэффициент поглощения равен 350, а оптическая плотность раствора с толщиной слоя 2 см равна 2,5?

а) 3,6·10-3 моль/л

б) 8,2·10-3 моль/л

в) 1,8·10-3 моль/л

г) 6,2·10-3 моль/л

- Чему равна оптическая плотность бинарного раствора, если оптические плотности первого и второго компонента равны соответственно 0,25 и 0,04?

а) 0,145

б) 6,25

в) 0,21

г) 0,29

- Чему равна оптическая плотность раствора, если интенсивность света, прошедшего через раствор равна 80 (в усл. ед.), а интенсивность падающего на раствор света равна 95?

а) 1,18

б) 0,075

в) 0,84

г) 7,2

- Определите интенсивность света, прошедшего через раствор (в усл. ед.), если оптическая плотность равна 0,3, а интенсивность света, падающего на раствор, равна 90 усл. ед.

а) 45

б) 180

в) 95

г) 30

- Интенсивность прошедшего через раствор света равна 78 усл. ед., оптическая плотность раствора равна 0,037. Чему равна интенсивность света (в усл. ед.), падающего на раствор?

а) 100

б) 45

в) 92

г) 85

- Интенсивность света, прошедшего через раствор, равна 67 усл. ед., коэффициент пропускания равен 0,68. Определите интенсивность света (в усл. ед.), падающего на раствор.

а) 45,5

б) 98,5

в) 65

г) 80

- Чему равно пропускание, если интенсивность света, падающего на раствор, равна 89 усл. ед., а интенсивность прошедшего через раствор света равна 71 усл. ед.?

а) 0,8

б) 18

в) 1,25

г) 0,09

- Определите интенсивность прошедшего через раствор света (в усл. ед.), если коэффициент пропускания равен 0,87, а интенсивность света, падающего на раствор равна 94 усл. ед.

а) 108

б) 82

в) 67

г) 92

- Чему равна интенсивность спектральной линии элемента (в усл. ед.), полученной в ходе эмиссионного спектрального анализа, если концентрация элемента в исследуемой пробе равна 2·10-2 моль/м3, а эмпирические постоянные уравнения Ломакина-Шайбе  a и b равны соответственно 885 и 0,6?

а) 1,92

б) 83

в) 3,96

г) 912

Электрохимические методы анализа

- Уравнение полярографической волны имеет вид:

а) E=E120+RTnFlnId−II

б) E=E120+RTlnId−II

в) E=E120+RTnFlnI

г) E=E120+RTnFlnIId−I

- Потенциал полуволны можно рассчитать по формуле:

а) E120=E0+lnaHgγМkakMγa

б) E120=E0+nFRTlnaHgγМkakMγa

в) E120=E0+RFnTlnaHgγМkakMγa

г) E120=E0+RTnFlnaHgγМkakMγa

- Математическое выражение уравнения Ильковича имеет вид:

а) Id=605z⋅D⋅m12t⋅CM

б) Id=605z⋅D23⋅m16t⋅CM

в) Id=605z⋅D12⋅m23t16⋅CM

г) Id=605z12⋅D⋅m16t12⋅CM

- В полярографии уравнение Ильковича показывает связь

а) диффузионного тока с концентрацией иона

б) сопротивления раствора с концентрацией иона

в) диффузионного тока с потенциалом полуволны

г) сопротивления раствора с потенциалом полуволны

- Основой качественного полярографического анализа является определение

а) постоянной ячейки

б) сопротивления раствора

в) потенциала полуволны

г) диффузионного тока

- Основой количественного полярографического  анализа является зависимость

а) Id=kСM

б) Id=kt

в) Id=kCM2

г) Id=kE120

- Вид вольтамперометрического метода анализа, в котором используется ртутный капающий электрод, называется

а) потенциометрией

б) полярографией

в) поляриметрией

г) кондуктометрией

- Первый закон Фарадея устанавливает связь между

а) массой вещества и количеством электричества

б) силой тока и напряжением

в) массой вещества и силой тока

г) количеством электричества и напряжением

- Электрохимический эквивалент можно рассчитать по формуле:

а) k=zF

б) k=AzF

в) k=zAF

г) k=FzA

- Количество электричества, которое нужно пропустить через систему, чтобы выделился 1 моль-экв вещества, есть физический смысл

а) газовой постоянной

б) константы Больцмана

в) числа Фарадея

г) постоянной Планка

- Электрохимический метод анализа, основанный на прямом применении уравнения Нернста для нахождения активности или концентрации участника электродной реакции по экспериментально измеренной ЭДС цепи или потенциалу соответствующего электрода, называется

а) прямой потенциометрией

б) прямой кулонометрией

в) потенциометрическим титрованием

г) кулонометрическим титрованием

- Электрохимический метод анализа, при котором анализируемое вещество непосредственно подвергается электрохимическому превращению в ячейке, называется

а) прямой потенциометрией

б) прямой кулонометрией

в) потенциометрическим титрованием

г) кулонометрическим титрованием

- Электрохимический метод анализа, в ходе которого определяемое вещество реагирует с титрантом, который получается в электрохимической ячейке при электролизе специально подобранного раствора, называется

а) прямой потенциометрией

б) прямой кулонометрией

в) потенциометрическим титрованием

г) кулонометрическим титрованием

- Чему равна  концентрация ионов в массе раствора, если диффузионный ток равен 15 мкА, а коэффициент пропорциональности kМ равен 7,5·10-6?

а) 0,5 моль/м3

б) 2 моль/м3

в) 7,5 моль/м3

г) 0,7 моль/м3

- Определите массу вещества, если количество электричества, израсходованного в ходе кулонометрического анализа, равно 138 Кл, а электрохимический эквивалент равен 1,3·10-3 г/А·с.

а) 0,18 г

б) 180 г

в) 106 г

г) 0,36 г

- Какое количество электричества расходуется в ходе кулонометрического анализа, если масса вещества равна 0,25 г, а электрохимический эквивалент равен 2·10-3 г/А·с.

а) 8·10-3 Кл

б) 8 Кл

в) 125 Кл

г) 12,5 Кл

- Пользуясь законом Фарадея, определите электрохимический эквивалент вещества, если химический эквивалент равен 8,97 г/моль-экв.

а) 0,48·10-2  г/Кл

б) 0,48·10-4  г/Кл

в) 0,93·10-2   г/Кл

г) 0,93·10-4   г/Кл

- Количество электричества, израсходованное в ходе кулонометрического анализа, равно 550 Кл. Определите массу вещества, если его химический эквивалент равен 30,2 г/моль-экв.

а) 0,25 г

б) 0,50 г

в) 0,17 г

г) 0,34 г

- Определите количество электричества, прошедшего через электрохимическую систему, если образовалось 28 г вещества, химический эквивалент которого равен 30,9 г/моль-экв.

а) 540 Кл

б) 875 Кл

в) 375 Кл

г) 720 Кл

- В ходе кондуктометрического анализа была определена удельная  электропроводность, равная 1,15·10-4 Ом-1·м-1. Какова концентрация исследуемого раствора, если молярная электропроводность равна 8,5 Ом-1·м2·моль-1?

а) 1,35·10-2  моль/л

б) 1,35·10-5  моль/л

в) 7,4 моль/л

г) 0,74 моль/л

- Определите удельную электропроводность раствора, если концентрация его равна 2·10-2 моль/л, а молярная электропроводность равна 12,5 Ом-1·м2·моль-1.

а) 6,3·10-4 Ом-1·м -1

б) 0,63 Ом-1·м -1

в) 0,25 Ом-1·м -1

г) 2,5·10-4  Ом-1·м-1

- Кондуктометрический анализ показал, что электропроводность раствора равна 0,31  Ом-1. Чему равно сопротивление раствора?

а) 0,32 Ом

б) 3,2 Ом

в) 0,64 Ом

г) 6,4 Ом

- Удельное сопротивление раствора равно 3,8·10-2 Ом·м, электропроводность, найденная кондуктометрическим методом, равна 0,61 Ом-1. Определите площадь сечения проводника, если длина его 2,5·10-2 м.

а) 15,6·10-2 м2

б) 15,6·10-4 м2

в) 5,8·10-4 м2

г) 5,8·10-2 м2

- В ходе кондуктометрического анализа получили экспериментальную величину удельной электропроводности раствора, равную 3,2·10-3 Ом-1·м-1. Чему равна истинная удельная электропроводность, если константа ячейки равна 1,22?

а) 1,02·10-3 Ом-1·м -1

б) 4,42·10-3 Ом-1·м -1

в) 2,6·10-3 Ом-1·м -1

г) 3,9·10-3 Ом-1·м-1

- Какова должна быть экспериментальная величина удельной электропроводности раствора, полученная с помощью кондуктометрии, если константа ячейки равна 0,95, а истинная удельная электропроводность раствора равна 5,1·10-2 Ом-1·м-1?

а) 5,4·10-2 Ом-1·м -1

б) 4,8·10-2 Ом-1·м -1

в) 6,1·10-2 Ом-1·м -1

г) 4,0·10-2 Ом-1·м-1

Хроматографические и другие методы анализа

- Хроматографический метод, при котором через колонку с адсорбентом непрерывно пропускают анализируемую смесь компонентов в растворителе, называют

а) фронтальным

б) проявительным

в) вытеснительным

г) обменным

- Хроматографический метод, при котором в колонку вводят анализируемую смесь компонентов в виде порции раствора или газа и колонку непрерывно промывают газом-носителем или растворителем, называют

а) фронтальным

б) проявительным

в) вытеснительным

г) обменным

- Элемент хроматографической установки, в котором происходит точный количественный отбор пробы анализируемого вещества, называется

а) устройством для подачи  газа-носителя

б) хроматографической колонкой

в) детектором

г) дозатором

- Элемент хроматографической установки, в котором происходит разделение компонентов, называется

а) диспергирующим элементом

б) хроматографической колонкой

в) детектором

г) дозатором

- В хроматографии измерение высоты или площади хроматографического пика является основой

а) качественного анализа

б) количественного анализа

в) общего анализа

г) предварительного анализа

- Уравнение изотермы адсорбции Ленгмюра, на котором основана жидкостная адсорбционная хроматография имеет вид

а) A=KC1+KC

б) A=KC1+A∞

в) A=A∞KC1+KC

г) A=A∞KC+A∞K

- Качественный анализ в бумажной хроматографии основан на определении численного значения

а) хроматографической подвижности Rf

б) константы адсорбции K

в) площади хроматографического пика S

г) смещения зоны компонента x

- Расстояние между резонансными сигналами различных протонов в методе ядерного магнитного резонанса называется

а) ядерным смещением

б) магнитным сдвигом

в) химическим сдвигом

г) ядерным взаимодействием

- В методе ЯМР в спектре высокого разрешения расстояние между полосами, образующими тонкую структуру, называется

а) константой спин-спинового взаимодействия

б) константой ядерного взаимодействия

в) константой частотного взаимодействия

г) ядерным сдвигом

- Химический сдвиг δ в методе ЯМР вычисляют по формуле

а) δ=ν0⋅106

б) δ=ν0⋅Δ⋅106

в) δ=ν0Δ⋅106

г) δ=Δ⋅106ν0

- Частоту поглощаемого электромагнитного излучения ν в методе ЯМР можно рассчитать по формуле

а) ν=2πγH0

б) ν=γ2πH0

в) ν=2H0γπ

г) ν=γπ2H0

- В методе ЯМР число полос, образующих тонкую структуру в спектре ядер А в результате взаимодействия с ядрами соседних атомов В можно найти по формуле

а) N=2nB⋅IB+π

б) N=πnB⋅IB+1

в) N=2nB⋅IB+1

г) N=6nB⋅IB

- Запись спектра в методе ЭПР осуществляют в координатах

а) интенсивность поглощения СВЧ энергии – напряженность магнитного поля

б) интенсивность поглощения СВЧ энергии – время

в) частота СВЧ поля – напряженность магнитного поля

г) частота СВЧ поля – время

- Основным показателем, характеризующим строение исследуемого вещества и выражающим с квантовых позиций соотношение магнитного и механического моментов электрона, является

а) π-фактор

б) g-фактор

в) β-фактор

г) ψ-фактор

- Основное уравнение электронного парамагнитного резонанса имеет вид

а)ΔE=gμBH

б) ΔE=μBgH

в) ΔE=HμB

г) ΔE=gμB

- Количественный анализ в методе ЭПР проводят с помощью уравнения

а)Cx=CэтI0xI0эт

б) Cx=Cэтν0xν0эт

в) Cx=CэтI0⋅ΔHmax2xI0⋅ΔHmax2эт

г) Cx=Cэтν0⋅ΔHmax2xν0⋅ΔHmax2эт

- Термический анализ, основанный на определении при нагревании массы вещества, называется

а) термогравиметрическим

б) волюметрическим

в) хронометрическим

г) термоденситометрическим

- Термический анализ, основанный на определении при нагревании газовыделения, называется

а) термогравиметрическим

б) волюметрическим

в) хронометрическим

г) термоденситометрическим

- В термическом анализе при эндотермических реакциях дифференциальная кривая отклоняется от нулевой линии

а)  влево

б) вправо

в) вниз

г) вверх

- В термическом анализе при экзотермических реакциях дифференциальная кривая отклоняется от нулевой линии

а)  влево

б) вправо

в) вниз

г) вверх

- В термическом анализе простую температурную кривую строят в координатах

а) температура – время

б) температура – масса

в) температура – концентрация

г) температура – объем газа

- В рентгеноструктурном анализе метод вывода кристаллов в отражающее положение, при котором неподвижный монокристалл помещают в пучок полихроматического излучения, называется

а) методом дифракции

б) методом Лауэ

в) методом вращения кристалла

г) методом порошка

- Чему равна хроматографическая подвижность, если расстояние от стартовой линии до центра зоны равно 52 мм, а расстояние, пройденное за это же время растворителем равно 61 мм?

а) 1,17

б) 0,85

в) 9

г) 4,5

- Определите расстояние, пройденное растворителем в тонкослойной хроматографии, если хроматографическая подвижность равна 0,96, а расстояние от стартовой линии до центра зона равно 68 мм.

а) 70,8 мм

б) 92 мм

в) 65,3 мм

г) 74,1 мм

- Смещение зоны компонента в бумажной хроматографии равно 54 мм, а смещение фронта растворителя равно 61 мм. Чему равна хроматографическая подвижность?

а) 7

б) 3,5

в) 1,12

г) 0,88

- Чему равно смещение фронта растворителя в бумажной хроматографии, если смещение зоны компонента равно 39 мм, а хроматографическая подвижность равна 0,8?

а) 49 мм

б) 31,2 мм

в) 38 мм

г) 52 мм

- С помощью метода ТСХ определили, что расстояние от стартовой линии до центра зоны на 8% меньше, чем расстояние, пройденное за это же время растворителем. Чему равна хроматографическая подвижность?

а) 0,92

б) 1,08

в) 0,125

г) 8

- С помощью метода ТСХ определили, что отношение расстояния от стартовой линии до центра зоны к расстоянию, пройденному за это же время растворителем, равно 0,85. Чему равна хроматографическая подвижность?

а) 0,45

б) 1,7

в) 1,17

г) 0,85

- Чему равна хроматографическая подвижность, если отношение смещения зоны компонента к смещению фронта растворителя в бумажной хроматографии равно 0,95?

а) 0,95

б) 1,05

в) 0,47

г) 0,51

- Чему равна частота электромагнитного излучения в ЯМР, если коэффициент пропорциональности, характеризующий ядро, равен 4,8·1010 А·с/кг, а напряженность поля H0 равна 21,2·10-4 Т?

а) 16,2·106 Гц

б) 32,4·106 Гц

в) 10,2·106 Гц

г) 8,1·106 Гц

- Определите коэффициент пропорциональности, характеризующий ядро, в уравнении ЯМР, если частота электромагнитного излучения равна 25 МГц, а напряженность магнитного поля равна 13·10-4 Т.

а) 6·1010 А·с/кг

б) 12,1·1010 А·с/кг

в) 14,5·1010 А·с/кг

г) 21·1010 А·с/кг

- Чему равно расстояние между максимумами сигналов образца и стандарта, если химический сдвиг равен 6,8, а частота радиочастотного источника 55 МГц?

а) 80 Гц

б) 95 МГц

в) 374 Гц

г) 385 МГц

- Спин ядра В равен 12, число ядер равно 3. Чему равно число полос в спектре ядра А вследствие взаимодействия с ядрами соседних атомов В?

а) 1

б) 3

в) 4

г) 2

- Чему равна рабочая частота спектрометра, если g-фактор равен 2,1, а центр спектра ЭПР приходится на 0,31 Т? h=6,63·10-34 Дж·с, μВ=9,27·10-24 Дж/Т.

а) 4334 МГц

б) 4334 Гц

в) 9102 МГц

г) 9102 Гц

- Определите величину фактора спектроскопического расщепления, если центр спектра ЭПР приходится на 0,33 Т, а величина поглощаемой энергии равна 7,03·10-24 Дж.

а) 2,0

б) 2,3

в) 1,8

г) 2,6

- Чему равна концентрация парамагнитных частиц в исследуемом образце, если концентрация в эталоне равна 0,02 моль/л, а величина площади под кривыми на спектрах (в усл. ед.) для образца и эталона равны соответственно 72 и 48?

а) 3,3 моль/л

б) 0,013 моль/л

в)1,5 моль/л

г) 0,03 моль/л

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

- Физико-химические методы анализа. Классификация.

- Метрологические характеристики. Математическая обработка результатов эксперимента.

- Математическая обработка результатов измерений. Исключение аномальных значений.

- Метод стандартов, метод добавок, метод калибровочного графика в количественном физико-химическом анализе.

- Атомная спектроскопия. Сущность атомно-эмиссионного спектрального анализа.

- Сущность метода фотометрии пламени.

- Основные элементы спектральных приборов.

- Фотометрические методы анализа. Классификация, краткая характеристика.

- Основные законы фотометрии. Причины отклонения от закона Бугера–Ламберта–Бера.

- Особенности качественного и количественного фотометрического анализа в ультрафиолетовой области спектра.

- Особенности качественного и количественного фотометрического анализа в видимой области спектра.

- Особенности фотометрического анализа многокомпонентных растворов, высококонцентрированных растворов.

- Общие теоретические представления о спектроскопии инфракрасной области электромагнитного излучения (ИК-спект-роскопии).

- Количественный анализ окрашенных растворов фотоколориметрическим методом.

- Качественный и количественный фотометрический анализ в инфракрасной области спектра.

- Сущность метода атомно-абсорбционной спектроскопии.

- Принцип действия атомно-абсорбционного спектрофотометра.

- Нефелометрический и турбидиметрический методы анализа. Основные уравнения.

- Общая схема и принцип действия фотоэлектроколориметра.

- Теоретические основы рефрактометрического метода анализа.

- Общая схема и принцип действия рефрактометра.

- Сущность поляриметрического метода анализа.

- Сущность люминесцентного метода анализа.

- Общая схема и принцип действия флуориметра.

- Электрохимические методы анализа. Классификация, краткая характеристика.

- Теоретические основы потенциометрических методов анализа.

- Потенциометрия. Техника анализа, подбор электродов.

- Потенциометры. Общая схема и принцип действия потенциометра с компенсационным измерением ЭДС.

- Потенциометрическое титрование. Виды потенциометрического титрования.

- Полярография. Основы качественного полярографического анализа, основные уравнения.

- Полярография. Количественный полярографический анализ, основные уравнения, полярограммы.

- Общая схема и принцип действия установки для полярографии.

- Амперометрическое титрование. Кривые титрования.

- Кулонометрия. Основные законы. Виды кулонометрии.

- Общая схема и принцип действия установки для потенциостатической кулонометрии.

- Общая схема и принцип действия установки для кулонометрического титрования.

- Теоретические основы  кондуктометрического метода анализа. Виды кондуктометрии.

- Особенности высокочастотного кондуктометрического титрования.

- Хроматографические методы анализа. Классификация, краткая характеристика.

- Основные элементы, принцип действия хроматографа.

- Газовая хроматография. Качественный и количественный анализ.

- Жидкостная адсорбционная хроматография. Применение в промышленности.

- Тонкослойная хроматография. Качественный и количественный анализ.

- Основы жидкостно-жидкостной хроматографии.

- Общая характеристика ионообменной хроматографии.

- Сущность метода осадочной хроматографии.

- Резонансные методы анализа. Общие представления о спектроскопии ядерного магнитного резонанса.

- Резонансные методы анализа. Общие представления о спектроскопии электронного парамагнитного резонанса.

- Термический анализ. Расшифровка дериватограмм.

- Теоретические основы рентгеноструктурного анализа.

Краткий словарь основных терминов

Абсорбционная спектроскопия – раздел спектроскопии, изучающий спектры видимого, ИК и УФ излучения.

Абсорбция света – уменьшение интенсивности оптического излучения (света), проходящего через среду.

Амперометрическое титрование – электрохимический метод количественного анализа, в котором конечную точку титрования находят по зависимости предельного диффузионного тока от объема прибавленного титранта.

Амперостатическая кулонометрия – метод анализа, при котором через электрохимическую ячейку пропускают постоянный ток, стабилизировав его каким-либо внешним устройством. Количество вещества находят по уравнению Фарадея из количества электричества, израсходованного на электролиз.

Атомно-абсорбционный анализ – метод элементного анализа и исследования вещества по атомным спектрам поглощения.

Атомные спектры – совокупность длин волн электромагнитного излучения в УФ, видимой и ИК областях, поглощаемого или испускаемого при квантовых переходах между уровнями энергии свободных или слабо взаимодействующих атомов или атомных ионов.

Белый свет – электромагнитное излучение сложного спектрального состава, вызывающего у человека нейтральное в световом отношении ощущение.

Бера правило – если свет поглощается молекулами вещества, коэффициент поглощения пропорционален числу поглощающих молекул на единицу длины пути, то есть пропорционален концентрации.

Биамперометрическое титрование – амперометрическое титрование с двумя индикаторными поляризованными электродами.

Бугера–Ламберта закон – однородные слои одного и того же вещества одинаковой толщины поглощают одну и ту же долю падающей на них световой энергии (при С=const).

Бугера–Ламберта–Бера закон – I = I010-εСl, где ε – молярный коэффициент поглощения, не зависящий от концентрации и характерный для молекулы поглощающего вещества, растворителя и длины волны света. При соблюдении основного закона светопоглощения оптическая плотность раствора прямо пропорциональна молярному коэффициенту поглощения ε, концентрации поглощающего вещества С и толщине слоя раствора l: А = εCl.

Вакуумная спектроскопия – спектроскопия коротковолновой УФ-области и мягкого рентгеновского излучения (от 2∙102 до 0,4…0,6 нм).

Видимое излучение – область спектра электромагнитных колебаний, непосредственно воспринимаемая человеческим глазом. Характеризуется длинами волн в диапазоне от 400 до 760 нм.

Волновое число δ – величина обратная длине волны δ = 1/λ.

Вольтамперная кривая – кривая зависимости предельного диффузионного тока от потенциала электрода в полярографии.

Вольтамперометрия – электрохимический метод количественного и качественного анализа и исследования веществ, основанный на определении зависимости между силой тока в цепи электролитической ячейки и напряжением поляризации при электролизе раствора или расплава изучаемого вещества.

Вращательные спектры – молекулярные спектры, обусловленные вращением молекулы.

Высокочастотное титрование – метод анализа, при котором анализируемый раствор подвергают действию высокочастотного электрического поля, что ведет к увеличению электропроводности раствора.

Газоадсорбционная хроматография – хроматография, в которой подвижной фазой служит газ, а неподвижной – твердое тело.

Газо-жидкостная хроматография – хроматография, в которой подвижной фазой служит газ, а неподвижной – жидкость, нанесенная тонким слоем на твердый носитель.

Гамма-излучение – коротковолновое электромагнитное излучение с длиной волны λ ≤ 10-8 см и ярко выраженными корпускулярными свойствами.

Гравиметрия – совокупность методов количественного анализа, основанных на измерении массы веществ.

Дисперсия света – зависимость показателя преломления вещества от длины волны света.

Дифракционный спектр – возникновение дифракционных максимумов, соответствующих разным значениям длин волн, в различных местах экрана. Такое явление можно наблюдать, если на дифракционную решетку падает не монохроматический, а белый свет.

Дифракция рентгеновских лучей – явление, возникающее при упругом рассеянии рентгеновского излучения в кристаллах, аморфных телах, жидкостях или газах и состоящее в появлении отклоненных лучей, распространяющихся под определенными углами к первичному пучку.

Дифракция света – явление огибания лучами света контура непрозрачных тел и, следовательно, проникновения света в область геометрической тени.

Диффузионный ток – ток, протекающий в цепи при переходе электрода в состояние электродной поляризации и зависящий от скорости диффузии ионов.

Диффузия – перенос вещества, обусловленный выравниванием его концентрации в первоначально неоднородной системе. Происходит вследствие теплового движения частиц.

Диэлектрометрия – метод анализа, основанный на измерении диэлектрической проницаемости веществ, которая отражает зависимость диэлектрической поляризации от изменения концентрации, структуры или состава межэлектродной среды.

Длина волны λ – расстояние между двумя ближайшими точками гармонично бегущей волны, находящимися в одинаковой фазе колебаний, или путь волны за период одного колебания.

Жидкостная хроматография – хроматография, в которой подвижной фазой служит жидкость.

Излучение – испускание или перенос энергии в форме электромагнитных волн или материальных частиц.

Инфракрасная спектроскопия – раздел молекулярной оптической спектроскопии, изучающей спектры поглощения и отражения электромагнитных волн в ИК области.

Капиллярная хроматография – хроматография, в которой используют колонки с внутренним диаметром 2 мм и менее.

Качественный анализ – обнаружение компонентов анализируемых веществ.

Колебательные спектры – спектры молекул, обусловленные колебаниями в них атомов.

Количественный анализ – определение содержания или количественных соотношений компонентов  в анализируемом образце.

Колориметрия – наука о методах измерения и количественном выражении цвета.

Комбинационное рассеяние света – рассеяние света веществом, сопровождающееся заметным изменением частоты рассеиваемого света

Кондуктометрическое титрование – метод, основанный на использовании химической реакции, в результате которой происходит заметное изменение электропроводности раствора.

Кондуктометрия – совокупность электрохимических методов анализа и исследования вещества, основанных на измерении электрической проводимости электролитов.

Константа электролитической ячейки – показывает величину отклонения получаемых значений электропроводности от действительных. Обычно константу ячейки определяют, измеряя сопротивление или электропроводность стандартного раствора с известной концентрацией.

Коэффициент отражения стекла – отношение потока излучения отраженного от стекла к потоку, падающему на стекло. Зависит от показателя преломления, состояния поверхности, длины волны падающего света и угла его падения.

Коэффициент поглощения стекла – отношение потока излучения, поглощенного стеклом на пути, равном 1 см, к потоку, падающему на стекло.

Коэффициент пропускания стекла – отношение потока излучения прошедшего через стекло к потоку, падающему на стекло. Характеризует прозрачность стекла.

Кулонометр – электролизер, служащий для определения количества электричества, протекшего в цепи.

Кулонометрическое титрование – метод анализа, основанный на электрорегенерации титранта, который реагирует количественно с определяемым веществом.

Кулонометрия – электрохимический метод анализа и исследования, основанный на измерении количества электричества, прошедшего через электролизер при электрохимическом окислении или восстановлении вещества.

Лазер – оптическое квантовое устройство, генерирующее когерентные электромагнитные волны за счет вынужденного испускания или вынужденного рассеяния света активной средой, находящейся в оптическом резонаторе.

Лазерная спектроскопия – раздел оптической спектроскопии, изучающий полученные с помощью лазеров спектры испускания, поглощения и рассеяния.

Люминесцентный анализ – совокупность методов анализа, основанных на люминесценции.

Люминесценция – свечение вещества, возникающее после поглощения им энергии возбуждения.

Люминофоры – вещества, светящиеся в различных областях спектра в результате поглощения энергии возбуждения.

Мессбауэра эффект – испускание или поглощение γ-квантов атомными ядрами, связанными в твердом теле, не сопровождающееся изменением внутренней энергии тела, то есть испусканием или поглощением фотонов.

Мессбауэровская спектроскопия (ЯГР) – метод изучения взаимодействия ядра с электрическими и магнитными полями, создаваемыми его окружением, основанный на эффекте Мессбауэра.

Миграционный ток – передвижение ионов под действием наложенного электрического поля.

Молекулярные спектры – совокупность полос или линий в оптической и микроволновой областях электромагнитных волн, возникающих в результате изменения энергии молекул при поглощении, рассеянии или испускании электромагнитного излучения.

Молекулярный анализ – установление качественного и количественного состава веществ и их смесей.

Монохроматический свет – монохроматическое излучение в диапазоне частот, непосредственно воспринимаемых человеческим глазом.

Монохроматическое излучение – электромагнитное излучение одной определенной и строго постоянной частоты.

Нефелометрия – метод количественного анализа по интенсивности света, рассеянного взвесью определяемого вещества.

Оптическая плотность – мера непрозрачности слоя вещества толщиной l для световых лучей. Характеризует ослабление оптического излучения в слоях различных веществ.

Осадочная хроматография – основана на различной растворимости осадков, образующихся при взаимодействии компонентов анализируемой смеси с реагентом-осадителем.

Показатель преломления света – отношение скорости распространения света в вакууме к фазовой скорости света в данной среде.

Поляризационные кривые – зависимость потенциала электрода от плотности тока.

Поляриметрия – метод измерения величины вращения плоскости поляризации света при прохождении его через оптически активные вещества.

Полярограмма – зависимость силы диффузионного тока от потенциала электрода при полярографическом анализе.

Полярографическая волна – ступень, изгиб на полярограмме.

Потенциал полуволны – значение потенциала середины полярографической волны, соответствующее потенциалу разряда определяемого иона.

Потенциометрия – электрохимический метод анализа и исследования, основанный на определении зависимости между равновесным электродным потенциалом и термодинамической активностью компонентов, участвующих в электрохимической реакции.

Радиоспектроскопия – совокупность методов исследования состава, строения и реакционной способности веществ, которые основаны на явлениях резонансного поглощения или испускания энергии радиочастотного электромагнитного поля.

Рентгеновская спектроскопия изучает рентгеновские спектры испускания и поглощения.

Рентгеновский структурный анализ – дифракционный метод исследования атомно-молекулярного строения веществ. В основном кристаллов, основанный на изучении дифракции рентгеновских лучей с длиной волны около 0,1 нм.

Рентгенография – совокупность методов исследования фазового состава и строения вещества, основанных на изучении рассеяния рентгеновских лучей.

Рефрактометрия – совокупность методов анализа и исследования вещества, основанных на измерении его показателя преломления.

Светофильтр – устройство, меняющее спектральный состав и энергию падающего на него оптического излучения.

Спектр колебаний – совокупность гармоничных колебаний, на которые может быть разложено данное сложное колебательное движение.

Спектральный анализ – совокупность методов определения элементного и молекулярного состава веществ, основанных на изучении их спектров электромагнитного излучения.

Спектрометрия – область физики и техники, разрабатывающая теорию и методы измерений спектров.

Спектроскопия – раздел физики, посвященный изучению спектров электромагнитного излучения.

Спектрофотометрия – область физики и техники, объединяющая разделы спектрометрии, фотометрии и метрологии и разрабатывающая системы методов и приборов для определения спектральных оптических характеристик.

Термический анализ – метод исследования физико-химических процессов и химических превращений, происходящих в веществе в условиях программированного изменения температуры.

Термогравиметрия – метод термического анализа, основанный на регистрации зависимости массы образца от температуры.

Титриметрия – совокупность методов количественного анализа, основанных на измерении количества реагента, необходимого для взаимодействия с определяемым компонентом в растворе или газовой фазе.

Турбидиметрия – метод количественного анализа по интенсивности света, поглощенного взвесью определяемого вещества.

УФ-спектроскопия – раздел оптической спектроскопии, включающий получение, исследование и применение спектров испускания, поглощения и отражения в УФ-области спектра.

Физико-химические методы анализа – методы, в которых анализируемые вещества подвергают химическим превращениям, а аналитический сигнал представляет собой физическую величину, функционально связанную с концентрацией или массой определяемого компонента.

Фотометрический анализ – совокупность методов качественного и количественного анализа по интенсивности ИК, видимого и УФ излучения.

Фотометрия пламени – оптический метод количественного элементного анализа по атомным спектрам поглощения или испускания.

Хроматотермография – газовая хроматография, в которой разделение осуществляется в хроматографической колонке в условиях движущегося градиентного температурного поля.

Хроматография – метод разделения, анализа и физико-химического исследования веществ.

Хроматография на бумаге – основана на различии в скорости перемещения компонентов анализируемой смеси по бумаге в потоке растворителя соответствующего состава.

Электронный парамагнитный резонанс – явление резонансного поглощения энергии электромагнитных волн парамагнитными частицами, помещенными в постоянное магнитное поле.

Электрохимический эквивалент – количество вещества, прореагировавшего на электроде при протекании единицы количества электричества.

Ядерный магнитный резонанс – избирательное взаимодействие магнитной компоненты радиочастотного электромагнитного поля с системой ядерных магнитных моментов вещества.

###### Приложения

Приложение 1

Основные и производные единицы

международной системы единиц (СИ)

Основные единицы

| Название величины | Единицы измерения | Размерность |
| --- | --- | --- |
| Длина | метр | м |
| Масса | килограмм | кг |
| Время | секунда | с |
| Сила электрического тока | ампер | А |
| Температура | градус Кельвина | К |
| Сила света | кандела | кд |
| Количество вещества | моль | моль |

Производные единицы

| Название величины | Обозна-чение | Размерность | Численные значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем | V | м3= 103 л |  |
| Сила | F | Н = м ·кг · с -2 |  |
| Давление | P | Па = Н/м 2 | 1,013105 (н.у.) |
| Давление | P | торр ≈ 133,322Па |  |
| Энергия | E | Дж = м2 · кг · с -2 |  |
| Электрический заряд | g | Кл = А · с |  |
| Электрический потенциал |  | В = Дж · А -1 · с-1 |  |
| Электрическое сопротивление | Ω | Ом = В · А -1 |  |
| Длина | L | Å = 10 -10 м |  |
| Атомная единица массы | А.е.м. | кг | 1,660610-27 |
| Молярная масса | М | кг/моль |  |
| Молярный объем | VM | м3/моль | 22,410-3 (н.у.) |
| Постоянная Авогадро | NA | моль-1 | 6,0220451023 |
| Газовая постоянная | R | Дж/(Кмоль) | 8,31441 |
| Плотность | ρ | кг/м3 |  |

Приложение 2

Образцы экзаменационных билетов

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. Г. ШУХОВА КАФЕДРА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ Дисциплина: Физико-химические методы анализа Направление 240100 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ - Физико-химические методы анализа. Классификация. - Общая схема и принцип действия установки для полярографии. - Определите, какое количество вещества выделится при электролизе в течении 5 минут, если сила тока равна 3,5 А, а электрохимический эквивалент равен 1,97 г/А∙ч. Одобрено на заседании кафедры «___»_________20__г., протокол №___ Зав. кафедрой _______________________

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. Г. ШУХОВА КАФЕДРА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ Дисциплина: Физико-химические методы анализа Направление 240100 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ - Электрохимические методы анализа. Классификация, краткая характеристика. 2. Общая схема и принцип действия флуориметра. 3. Рассчитайте коэффициент молярного поглощения окрашенного раствора Fe3+ с сульфосалициловой кислотой, содержащего 6∙10-3 г/дм3 Fe3+, если толщина поглощающего слоя 3 см, а оптическая плотность 0,63. Одобрено на заседании кафедры «___»_________20__г., протокол №___ Зав. кафедрой _______________________

Библиографический список

- Алесковский, В.Б. Физико-химические методы анализа. Практическое руководство: Учеб. пособие для вузов / Под ред. В.Б. Алесковского – Л.: Химия, 1988. – 367с.

- Барковский, В.Ф. Основы физико-химических методов анализа: Учебник для техникумов / Под ред В.Ф. Барковского. – М.: Высш. шк., 1983. – 247 с.

- Васильев, В.П.   Аналитическая химия. В 2 кн. Кн. 2: Физико-химические методы анализа: учеб. для студ. вузов, обучающихся по химико-технол. спец. / В.П. Васильев. –   М.:   Дрофа, 2005. – 383 с.

- Крешков, А.П. Основы аналитической химии  /А.П. Крешков. – М.: Химия, 1970. – 472 с.

- Лопанов, А.Н.  Физико-химические методы анализа: учеб. пособие  / А.Н. Лопанов. –   Белгород: Изд-во БГТУ, 2006. –  160 с.

- Ляликов, Ю.С.  Физико-химические методы анализа / Ю.С. Ляликов. –  М.: Химия,  1978. –  536 с.

- Тикунова, И.В.  Практикум по аналитической химии и физико-химическим методам анализа: Учеб. пособие   / И.В. Тикунова, Н.А. Шаповалов, А.И. Артеменко. – М.: Высш. шк., 2006. – 208 с.

- Равдель, А.А. Краткий справочник физико-химических величин. Изд. 8-е, перераб. / Под ред. А.А. Равделя и А.М. Пономаревой. – Л. :  Химия, 1983. – 232 с.

- Практикум по физико-химическим методам анализа / Под ред. О.М. Петрухина. – М.: Химия, 1997. – 248 с.

Учебное издание

Слюсарь Анатолий Алексеевич

Слюсарь Оксана Анатольевна

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ

МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Ч.2. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Учебное пособие для студентов заочной формы обучения

с применением дистанционных технологий направления

240100 – Химическая технология

Подписано в печать                  .Формат 60х84/16.  Усл.печ.л.      .  Уч.-изд. л.      .

Тираж  200 экз.                           Заказ                                                 Цена

Отпечатано в  Белгородском  государственном  технологическом университете

им. В.Г.Шухова

308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46