Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Белгородский государственный технологический университет

им. В.Г. Шухова»

Н. Ф. Жерновая

Химическая технология стекла

и стеклокристаллических материалов

Ч.2. Физико-химические основы технологии

Для студентов заочной формы обучения

с применением дистанционных технологий

Белгород

2009

УДК 666.1.03(075)

ББК 35.41 я7

Ж60

Р е ц е н з е н т:

доктор технических наук, профессор  Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова

А.И. Шутов

Жерновая  Н.Ф

Ж60  Химическая технология стекла и стеклокристаллических материалов. Ч.2. Физико-химические основы технологии: учебно-практическое пособие/Н.Ф. Жерновая. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2009.  – 162 с.

В пособии рассмотрены физико-химические основы технологических процессов производства стекла и стеклокристаллических материалов: приготовления шихты, способов её активации, стекловарения, формования и различных способов обработки стекла. Наряду с теоретическими сведениями пособие включает примеры расчетов технологических параметров стадий производства, помогающие  понять сущность происходящих процессов и выявляющие их зависимость от различных факторов: способа приготовления шихты, химического состава стекла, температуры, времени и др. Для  закрепления теоретических знаний по каждому разделу разработан лабораторный технологический практикум, имеющий исследовательскую направленность, что позволяет студентам приобрести необходимые для будущей работы практические навыки.

Пособие содержит контрольные вопросы к каждому разделу, итоговые тестовые задания, позволяющие студенту осуществлять  самоконтроль.

Учебно-практическое пособие предназначено для студентов дневной, заочной и дистанционной форм обучения специализаций 250806 – Технология стекла, а также может быть использовано при выполнении курсовых, научно-исследовательских и выпускных квалификационных работ.

.

Табл. 41.      Ил. 39.       Библиогр.: 15 назв.

УДК 666.11.01

ББК  35.41-7

     Белгородский государственный технологический университет (БГТУ) им. В.Г. Шухова, 2009

Оглавление

1. Сырьевые материалы и шихта……………………………..5

1.1 Основные правила расчета стекольных шихт………………………5

Работа 1.1 Расчет шихты…………………….……………...……8

1.2. Анализ и оценка результатов расчета шихты	11

1.3.  Приготовление стекольных шихт	13

Работа 1.2. Приготовление сыпучей стекольной шихты	17

Работа 1.3.  Брикетирование стекольной шихты	19

Работа 1.4. Гранулирование стекольной шихты	20

Работа 1.5. Приготовление тонкомолотой шихты	22

1.4. Окислительно-восстановительные характеристики                                     сырьевых материалов и стекольных шихт	22

Работа 1.6.  Расчет окислительно-восстановительного

потенциала шихты	26

Работа 1.7. Аналитическое определение                                                                                                                химической потребности в кислороде	28

Контрольные вопросы к разделу 1	29

2. Стекловарение	30

2.1. Основные стадии процесса варки стекла	30

2.1.1.Силикатообразование	31

Работа 2.1. Определение расхода тепла	33

на образование силикатов	33

2.1.2.Стеклообразование	34

Работа 2.2. Оценка интенсивности процесса

стеклообразования	37

Работа 2.3. Изучение скорости растворения

кварцевых зерен	39

2.1.3.Осветление	42

2.1.4. Гомогенизация и студка стекломассы	44

2.2. Интенсификация процесса стекловарения	50

2.3. Пороки стекломассы	54

2.3.1. Газовые  включения	54

2.3.2. Стекловидные включения	55

2.3.3. Твердые включения	57

Контрольные вопросы к разделу 2	60

3. Формование	61

3.1. Основы процесса	61

3.2. Способы формования	65

3.2.1.Формование листовых стекол	65

3.2.2. Формование труб	72

3.2.3. Формование стеклоизделий	75

3.2.4. Формование стекловолокна	78

Работа 3.1. Расчет и оценка выработочных характеристик тарных стекол	80

Работа 3.2.  Моллирование стекла	83

Работа 3.3. Вспенивание стекла	87

Контрольные вопросы к разделу 3	92

4. Термическая обработка стекла	93

4.1. Отжиг	……………………………………………………………..93

Работа 4.1. Расчет режима отжига	99

4.2. Закалка	101

Работа 4.2. Расчет режима и закалка стекла	105

4.3. Кристаллизация стекла	107

Работа 4.3.  Кристаллизация стекла	111

Работа 4.4.  Расчет вероятного фазового состава СКМ	113

Контрольные вопросы к разделу 4	117

5.  Механическая обработка стекла	118

Работа 5.1.  Шлифовка и полировка стекла	121

Работа 5.2.  Изучение влияния различных факторов

на скорость процесса шлифования	124

Контрольные вопросы к разделу 5	129

6. Химическая обработка стекла	130

6.1. Обработка плавиковой кислотой	131

Работа 6.1. Травление поверхности стекла	132

6.2. Декорирование стекла силикатными красками	133

Работа 6.2. Декорирование стекла силикатными красками	135

Контрольные вопросы к разделу 6	137

7. Содержание и темы курсовой работы	137

7.1. Содержание курсовой работы по теме «Разработка        рациональной технологии, качественное и количественное описание стадий процесса»	138

7.2. Темы контрольных работ	138

8. Итоговые тестовые задания	140

9. Глоссарий	155

Библиографический Список	160

# 1. Сырьевые материалы  и шихта

## 1.1. Основные правила расчета стекольных шихт

Шихтой называют однородную смесь предварительно подготовленных и отвешенных по рассчитанному (заданному) рецепту сырьевых материалов, используемую для варки стекла.

При расчете стекольной шихты принимают, что в стекло переходят оксиды и фториды, а влага и газы улетучиваются. Расчеты шихты можно проводить на 100 мас. ч. стекла или на 100 мас. ч. кварцевого песка. Более распространен первый способ, так как он облегчает дальнейшие вычисления.

Исходными данными для расчета шихты служат:

- заданный химический состав стекла, мас. %;

- химические составы выбранных сырьевых материалов, мас. %;

- поправочные коэффициенты на улетучивание компонентов стекла при варке.

Заданный  химический состав стекла нужно привести к 100 мас. %. В него не должны включаться компоненты, попадающие в стекло как нежелательные примеси в сырьевых материалах (Fe2O3, Cr2O3 и др.), или компоненты, попадающие из атмосферы печи (SO3). Такой состав стекла называют проектным.

Химические составы сырьевых материалов принимаются по данным нормативных документов: ГОСТам, ОСТам  или ТУ, с учетом типа стекла, для которого проводится расчет шихты, и дальности перевозки сырья, если расчет выполняется  для конкретного предприятия.  Химический состав каждого сырьевого материала должен быть представлен в виде оксидов или фторидов, переходящих в стекло, поэтому данные нормативных документов должны быть предварительно обработаны. Основные вещества сырьевых материалов, представляющие сложные соединения (Na2CO3, KNO3, H3BO3, Na2B2O4∙5H2O, Ba(NO)2 и др.), пересчитываются на оксиды в соответствии со стехиометрией химических реакций. Вода и газы, которые удаляются в процессе варки, не включаются в состав сырьевых материалов. Сложные оксиды (PbO2, Pb3O4), а также металлы (Al, Na, Pb) и катионы (Fe3+, Zn2+) пересчитываются на оксиды, которые образуются в стекле при варке. Содержащийся в сырьевых материалах NaCl в результате улетучивания и разложения парами воды при варке переходит в стекло в виде оксида Na2O, количество которого в 10 раз меньше по массе исходного количества NaCl. Сумма компонентов в химическом составе сырьевых материалов по данным нормативных документов всегда ниже 100 мас. %, так как не учитывает потери при прокаливании, летучие вещества и многие малые примеси.

Некоторые компоненты стекла заметно или сильно улетучиваются в процессе варки. Для компенсации потерь и обеспечения заданного химического состава стекла соответствующие сырьевые материалы вводят в шихту в увеличенных (в соответствии с поправочными коэффициентами (табл. 1.1)) количествах.

Таблица  1.1

Поправочные коэффициенты на улетучивание компонентов

стекла при варке в пламенных печах

| Компоненты стекла | Поправочный коэффициент |
| --- | --- |
| Na2О (при введении через соду) Na2О (>> через сульфат) K2O ZnO PbO P2O5 (листовое стекло) B2O3 (при содержании в стекле до 7 мас. %) B2O3 ( >> более 7 мас. %) Na2SiF6 и 3NaF∙AlF3 F (с другими компонентами для обычных стекол) F ( >> для тугоплавких стекол) Se | 1,032 1,05 1,12 1,04 1,14 1,075 1,11 1,15 1,30 1,30 1,50 1,90 |

К качественным сырьевым материалам могут быть отнесены высшие сорта кварцевого песка, доломита, известняка, а также большинство технических сырьевых материалов. За редким исключением (доломит, борат кальция) они предназначены для введения в стекло какого-либо одного заданного оксида, содержание которого в них является высоким, а остальные примесные оксиды содержатся в незначительных количествах.

Доломит и борат кальция предназначены для введения в стекла соответственно оксидов магния и бора, но одновременно с ними вводятся примерно такие же по массе количества оксида кальция. Если кварцевый песок содержит существенное количество примесного оксида алюминия, то он может рассчитываться как материал, с которым вводятся два заданных оксида: алюминия и кремния.

Шихты из качественных сырьевых материалов применяют в производстве оптических и хрустальных стекол, сортового стекла,  многих технических стекол, при лабораторном синтезе стекол.

В стекольной промышленности для производства многих технических, строительных и тарных стекол применяют сырьевые материалы, содержащие одновременно несколько заданных в составе стекла оксидов или значительное количество примесей. Сюда относятся полевошпатовые и кварцполевошпатовые концентраты, природные и низкосортные обогащенные кварцевые пески, известняки, доломиты, шлаки, глины  и др.

Шихты, состоящие преимущественно из таких сырьевых материалов, рассчитываются методом уравнений.  Составляется система линейных уравнений, в которой число уравнений равно числу неизвестных. Суть каждого уравнения состоит в следующем: заданное содержание оксида в стекле равно сумме количеств этого оксида, введенных с каждым сырьевым материалом. Например:

Ок1см⋅СМ1+Ок1см⋅СМ2+Ок1см⋅СМ3+Ок1см⋅СМ4=Ок1ст;Ок2см⋅СМ1+Ок2см⋅СМ2+Ок2см⋅СМ3+Ок2см⋅СМ4=Ок2ст;Ок3см⋅СМ1+Ок3см⋅СМ2+Ок3см⋅СМ3+Ок3см⋅СМ4=Ок3ст;Ок4см⋅СМ1+Ок4см⋅СМ2+Ок4см⋅СМ3+Ок4см⋅СМ4=Ок4ст;

где Ок1ст,  Ок2ст,  Ок3ст,  Ок4ст – заданные содержания оксидов в стекле, мас. %;  Ок1см,  Ок2см,  Ок3см,  Ок4см – содержания тех же оксидов последовательно в каждом сырьевом материале, мас. %;  СМ1, СМ2, СМ3, СМ4 – искомые количества сырьевых материалов шихты на 100 мас. ч. стекла.

Если по заданию один оксид вводится в стекло с двумя сырьевыми материалами, для такого оксида составляются два уравнения, которые показывают, сколько массовых процентов данного оксида вводится с каждым сырьевым материалом.  В  стеклах с «доломитовым» соотношением  оксидов кальция и магния составляют уравнение для общего количества этих оксидов (RO) в стекле и сырьевых материалах. По примесным  оксидам, не входящим в проектный состав стекла (Fe2O3, SO3  и др.), уравнения для расчета шихты не составляются.

Система уравнений решается при помощи ЭВМ по специальным программам. После решения системы линейных уравнений и нахождения неизвестных вносят поправки на улетучивание компонентов стекла при варке, т.е. количества некоторых компонентов шихты увеличивают, умножая на поправочный коэффициент (см. табл. 1.1).  Дальнейшая последовательность расчета шихты аналогична рассмотренной ранее: определяют расчетный и теоретический составы стекла, с учетом этих данных корректируют количества сырьевых материалов, получая окончательный состав шихты.

## Работа 1.1. Расчет шихты

Рассчитать шихту для варки листового стекла следующего химического состава, мас. %:

| SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72,0 | 1,5 | 8,0 | 4,0 | 14,5 |

Сульфатом натрия вводят 10 (1,45), а содой и другими сырьевыми материалами – 90% (13,05) оксида натрия от общего его содержания в стекле.

Химический состав сырьевых материалов приведен в табл. 1.5.

Таблица  1.5

Химический состав сырьевых материалов

| Сырьевые материалы | Содержание оксидов, мас. % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Na2O | K2O | Fe2O3 |
| Песок Пегматит Доломит Известняк Сода Сульфат | 99,1 72,9 0,7 0,75 – – | 0,3 15,3 0,3 1,1 – – | – 0,85 32,0 54,1 – – | – 0,5 20,5 0,9 – – | – 3,9 – – 58,2 43,1 | – 4,1 – – – – | 0,05 0,5 0,1 0,15 0,003 0,005 |

С учетом эквимолярной замены  оксида калия на оксид натрия  общее содержание Na2O в пегматите составит, мас. %:

3,9+4,1⋅6294=6,6.

Для определения количества сырьевых материалов в шихте составляют систему уравнений,  вводя следующие обозначения: Х1 – содержание песка;  Х2 – пегматита;  Х3 – доломита;  Х4 – известняка; Х5 – соды; Х6 – сульфата, мас. ч. на 100 мас. ч. стекла:

99,1Х1+72,9Х2+0,7Х3+0,75Х4=72;0,3Х1+15,3Х2+0,3Х3+1,1Х4=1,50,85Х2+32,0Х3+54,1Х4=8,0;0,5Х2+20,5Х3+0,9Х4=4,0;6,6Х2+58,2Х5=13,05;43,1Х6=1,45.

Решение системы по программе Shichta, мас.ч. на 100 мас. ч стекла:

песок           Х1  =  66,696;          известняк        Х4 =   3,322;

пегматит    Х2  =    7,881;          сода                  Х5 =  21,529;

доломит      Х3 =  19,174;          сульфат            Х6 =   3,364.

С учетом потерь соды на улетучивание (3,2 мас. %) её содержание в шихте составит: 22,218 (21,529∙1,032) мас. ч.

Содержание сульфата с учетом  потерь на улетучивание (5 мас. %) составит 5,046 (3,364∙1,05) мас. ч.

Для восстановления сульфата натрия потребуется 6% угля (содержащего 93 мас.% углерода) от всего количества сульфата, что составляет 0,325 мас. ч. 5,046⋅0,06⋅10093.

Таким образом, сумма сырьевых материалов составит 124,66 мас. ч.

Далее определяют количество оксидов, переходящих в стекло с каждым сырьевым материалом, затем составляют сводную табл. 1.6 и вычисляют  расчетный состав стекла.

Таблица  1.6

Сводная таблица расчета шихты

| Сырьевые материалы | Переходят в стекло оксиды, мас. ч. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | СaO | MgO | Na2O | K2O | Fe2O3 |
| Песок Пегматит Доломит Известняк Сода Сульфат | 66,10 5,74 0,13 0,02 – – | 0,20 1,20 0,06 0,04 – – | – 0,07 6,14 1,80 – – | – 0,04 3,93 0,03 – – | – 0,31 – 12,53 1,45 – | – 0,32 – – – – | 0,033 0,039 0,019 0,005 0,001 0,0002 |
| Расчетный состав стекла | 71,99 | 1,50 | 8,01 | 3,97 | 14,29 | 0,32 | 0,0972 |
| Сумма оксидов в расчетном составе стекла, мас. ч. 100,1772 |  |  |  |  |  |  |  |

Сумма компонентов в расчетном составе стекла оказалась выше 100 за счет вхождения в стекло оксида калия из пегматита и примесей оксида железа из всех сырьевых материалов.  Теоретический состав стекла получают путем пересчета расчетного состава на 100 мас. % и сравнивают между собой заданный (проектный), расчетный и теоретический составы (табл. 1.7).

Таблица  1.7

Химический состав стекла

| Оксид | Содержание в составе стекла |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | заданном | расчетном | теоретическом |
| SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O Fe2O3 | 72,0 1,5 8,0 4,0 14,0 – – | 71,99 1,50 8,01 3,97 14,29 0,32 0,0972 | 71,86 1,50 8,00 3,96 14,26 0,32 0,097 |
|  | 100,0 мас. % | 100,1772 | 100,0 |

Считая теоретический состав стекла, получаемого из выбранных сырьевых материалов, приемлемым, проводят корректировку состава шихты:

песок                  66,696100,177100=66,578;

пегматит            7,881100,177100=7,867;

доломит             19,174100,177100=19,140;

известняк           3,332100,177100=3,316;

сода                    22,218100,177100=22,178;

сульфат               5,046100,177100=5,037;

уголь                  0,325100,177100=0,324.

Таким образом, 100 мас. ч. стекла получают из 124,440 мас. ч. шихты. Выход стекла (ВС) при стеклообразовании составляет,  %:

ВС = 1002124,44=80,36.

Угар шихты (УШ) составляет, %:

УШ = 100 – 80,57 = 19,64.

## 1.2. Анализ и оценка результатов расчета шихты

Перед корректировкой состава шихты и получением окончательных результатов расчета  оценивают теоретический состав стекла и правильность выбора сырьевых материалов.

В первую очередь решается вопрос о допустимости рассчитанного содержания оксида железа в теоретическом составе стекла. Содержание оксида железа, придающее стеклу нежелательный цветовой оттенок, в большинстве случаев не лимитируется нормативно-техническими документами на производство различных видов стекла и стеклоизделий. Поэтому можно принять, что содержание Fe2O3  в готовой продукции из стекла (теоретическом составе) не должно превышать максимально допустимого количества Fe2O3 в кварцевом песке, используемом в  производстве этой продукции, т.е. следует руководствоваться  требованиями  ГОСТ 22551–77 (табл. 1.8).

Если содержание оксидов железа в теоретическом составе стекла превышает максимально допустимое значение, то принимают решение об использовании более качественных сырьевых материалов. Для принятия такого решения используют сводные данные по определению расчетного состава стекла, позволяющие оценить вклад каждого сырьевого материала в суммарное содержание оксидов железа. Влияние каждого сырьевого материала на общее содержание Fe2O3 в готовом стекле можно также приближенно оценить по содержанию оксидов железа в этом материале и его количеству в стекольной шихте.

Теоретический состав стекла может иметь и другие отличия от заданного. Во-первых, в нем могут появиться примесные оксиды, не входящие в заданный состав стекла, но и не влияющие на его окраску: Al2O3, CaO, MgO, K2O и др. Во-вторых, содержания заданных оксидов в теоретическом составе стекла могут отличаться от требующихся. Какие количества примесных оксидов и какие отклонения в содержании заданных оксидов могут быть допустимы, решают, исходя из влияния оксидов на свойства стекла и из требований к стеклоизделиям. Так, для листового стекла ВВС допускаются колебания в содержании заданных оксидов в пределах, мас. %: SiO2 – 0,5; Al2O3 – 0,3;  CaO – 0,4; MgO – 0,4; Na2O – 0,4. Если количества примесных оксидов и отклонения в содержании заданных оксидов оцениваются как недопустимые, то по составам стекла и сырьевых материалов выявляются возможные причины и производится замена некоторых сырьевых материалов. В этом случае производится повторный расчет шихты.

Таблица  1.8

Предельно допустимое содержание Fe2O3

в кварцевых песках для производства различных стекол

| Вид стекла | Содержание Fe2O3, мас. % |
| --- | --- |
| Оптическое, художественное стекло, свинцовый хрусталь……. Бессвинцовый хрусталь, сортовое стекло ручной выработки….. Сортовое, светотехническое и специальное стекло……………. Светотехническое и сигнальное стекло…………………………. Листовое техническое, автомобильное, лабораторное, медицинское, парфюмерное, для электронной техники…………….. Листовое оконное и техническое, лабораторное, электроосветительное, белая консервная тара, …………………....……………. Оконное и техническое листовое стекло, стеклопрофиллит, стеклоблоки, белая консервная тара, бутылки, стекловолокно для электротехники……………………………………….…..….. Оконное, сидикат-глыба, трубы, консервная тара, бутылки из полубелого стекла, стекловолокно для строительства……….... Оконное стекло, консервная тара и бутылки из полубелого стекла, изоляторы, трубы, пеностекло, стекловолокно строительного назначения………………………………..…………….. Пеностекло, стекловолокно строительного назначения, консервная тара и бутылки из полубелого стекла, трубы…………. | 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,050 0,070 0,10 0,15 0,25 |

С целью избежания выполнения повторных расчетов при выборе сырьевых материалов следует внимательно оценивать количество примесей в них, особенно в тех случаях, когда заданный в составе стекла в малом количестве оксид содержится одновременно в виде примесей в разных сырьевых материалах. Например, Al2O3  может присутствовать в виде примесей в кварцевом песке, доломите, известняке. В теоретическом составе стекла в этом случае может оказаться избыточное количество оксида алюминия, и при расчете состава шихты методом  решения уравнений при помощи ЭВМ получаются отрицательные значения  содержания сырьевого материала (глинозема, пегматита, полевошпатового концентрата), предназначенного для введения Al2O3.

Аналогичная ситуация может сложиться и при введении  MgO и СаО с доломитом. Если отношение MgO/CaO в стекле выше, чем в доломите (больше 2/3), то уже с доломитом оксида кальция вводится больше, чем нужно по заданному составу стекла. В этом случае количество известняка (мела) в рецепте шихте становится отрицательным.

Физический смысл отрицательного значения компонента шихты состоит в том, что тот или иной оксид (Al2O3, CaO или др.) в избытке вводится другими сырьевыми материалами и его не только не следует вводить дополнительно с отдельным сырьевым материалом, а выводить из состава стекла путем рационального подбора сырьевых материалов.

Если теоретический состав стекла оценивается как приемлемый, то проводят корректировку состава шихты, а также вычисляют выход стекла при стеклообразовании и угар шихты.

## 1.3.  Приготовление стекольных шихт

Совершенно справедливо мнение, что только из качественно приготовленной шихты можно получить стекломассу высокого качества. Поэтому к шихте на стекольных заводах и в лабораторной практике предъявляют строгие требования. На качество шихты влияют:

- постоянство химического состава сырьевых материалов;

- дисперсность компонентов;

- влажность;

- точность взвешивания компонентов;

- качество перемешивания;

- условия хранения и транспортировки.

Химический состав сырьевых материалов должен соответствовать требованиям нормативной документации по содержанию основного вещества и примесей.

Зерна сырьевых материалов должны иметь определенный размер, так как от этого зависит равномерность процесса их растворения, склонность шихты к расслоению и комкованию. Установлены следующие размеры сит для контрольного просеивания подготовленных сырьевых материалов:

песок ………………………..  08;

полевые шпаты, пегматит….  07;

доломит,  известняк………… 09;

мел……………………………1,1;

сода………………………….. 1,1;

cульфат……………………… 1,2;

уголь…………………………. 09.

Следует отметить, что вопрос о требуемой дисперсности компонентов шихты в настоящее время однозначно не решен. Отмечено, что  применение крупнозернистых доломита и известняка  (размер зерен около 3 мм) уменьшает расслоение шихты. Кроме того, диссоциация крупных зерен известняка и доломита сдвигается в область более высоких температур.  Образующиеся при этом  пузыри углекислого газа, поднимаясь на поверхность, увлекают высокощелочной  первичный расплав силикатов, который растворяет кремнеземистый слой –  «кристобаллитовую шубу».

Стекольную шихту обязательно увлажняют: содовую – до 4…5, сульфатную – 4…7 мас. %. Влага улучшает однородность, снижает склонность к расслоению, повышает реакционную способность стекольной шихты. Рекомендуется производить увлажнение песка горячей (50…60°С) водой, затем смешивать его с содой и сульфатом. При этом каждое зерно песка окружено щелочными компонентами, до 5 мас.% которых растворено в водяной пленке. Затем производят смешивание с остальными компонентами шихты. Стекольная шихта, полученная по такому способу, менее подвержена расслоению и более активна в химическом отношении.

Соответствие приготовленной шихты заданному рецепту во многом зависит от точности взвешивания компонентов. В лабораторной практике взвешивание основных сырьевых материалов производят на  технических весах с точностью  0,01 г, при этом относительная погрешность не должна превышать  0,3%. Вспомогательные сырьевые материалы, добавляемые в шихту в небольших количествах (красители, осветлители, обесцвечиватели и др.), взвешивают на  аналитических весах с точностью  0,0001 г.

Чрезвычайно высоки требования, предъявляемые к однородности шихты. Степень однородности стекольной шихты можно определить уже при внешнем её осмотре  по равномерности окраски. Однако этот способ неточен, поэтому на заводах шихту ежесменно подвергают химическому контролю на однородность.  Для характеристики однородности пятикомпонентной шихты  (шихты листовых, тарных стекол) необходимо определить содержание не менее трех компонентов: углекислого натрия, общего количества карбонатов кальция и магния и нерастворимого   остатка. Допустимые отклонения содержания сырьевых материалов от заданных в рецепте стекольной шихты приведены в табл. 1.9.

Таблица  1.9

Характеристика степени однородности стекольных шихт

| Категория качества шихты | Отклонения в содержании, мас. % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | углекислого натрия | карбонатов кальция и магния | нерастворимого остатка |
| 1 2 3 4 5 |  0,2  0,4  0,6  0,8  1,0 |  0,1  0,2  0,3  0,4  0,5 |  0,2  0,4  0,6  0,8  1,0 |

Используемая практически на всех стекольных заводах сыпучая шихта может быть подвергнута дальнейшей обработке с целью компактирования. При этом решаются следующие задачи:

- сохраняется однородность;

- устраняется пыление при транспортировке и загрузке;

- облегчается твердофазное взаимодействие компонентов на стадии силикатообразования;

- уменьшаются затраты тепла на варку;

- улучшаются условия службы огнеупоров вблизи  загрузочного кармана;

- появляется возможность использования мелких фракций песка;

- создается возможность проектирования централизованных баз подготовки шихты и др.

Подготовка брикетированной шихты производится на механических и гидравлических прессах при давлении не менее 30 МПа. В качестве связующего используют воду в количестве 6…8% или водные растворы силиката натрия в количестве 3…10%. Размеры брикетов подбирают произвольно, форма брикетов должна быть простой – линза, шар, цилиндр, полусфера и т.п. Стекольный бой в состав брикетов не вводят.

Отмечено, что использование брикетированных шихт ускоряет процесс стекловарения на 10…20%, позволяет применять тонкомолотые шихты, приводит к увеличению срока службы печи и экономии (на 20%) топлива.

Подготовка гранулированных шихт производится на сравнительно простом и менее энергоемком оборудовании – грануляторах тарельчатого и барабанного типа, в кипящем слое. Влажность шихты должна составлять 10…15%, в качестве связующих используют воду, растворы едкого натрия, жидкого стекла и др. Прочность полученных гранул составляет 0,1 МПа, после сушки увеличивается до 2 МПа.

Использование гранулированных шихт (связующее 10%-ный раствор едкого натрия) увеличивает производительность ванных печей на 20…30%.

Склонность сыпучих шихт к компактированию принято оценивать по величине модуля формуемости Мф:

Мф = 0,01[SiO2 – (ГСК + ПК)],

где SiO2, ГСК, ПК – содержание в шихте кварца, гигроскопичных и пластичных компонентов соответственно, мас. %.

К гигроскопичным компонентам шихты относят: соду, сульфат, натриевую и калиевую селитру, поташ, борную кислоту и др., к пластич-ным – уголь, каолин, глину. При значении Мф > 0,4 шихта не пластична и  для её компактирования необходимо использовать связующее; при 0,3 < Мф < 0,4 использование связующего желательно; а при Мф < 0,3 связующее не требуется  и увлажнение шихты производят водой.

Предварительное спекание шихты  (500…700°С) способствует протеканию твердофазных реакций, уплотняет шихту, предотвращает пыление, приводит к экономии тепла в том случае, если используются отходящие газы стекловаренной печи. Для спекания шихты используют вращающиеся печи, агломерационные решетки, фриттовальные камеры. Широко применяется способ спекания шихты путем введения ее в печь через удлиненный загрузочный карман. Использование спеченных шихт приводит к ускорению процесса варки на 15…20%.

Тонкое измельчение шихты   ускоряет процесс варки стекла на 15…20%. Шихту измельчают в шаровых и вибрационных мельницах. Этот прием обработки шихты особенно эффективен для бесщелочных и боросиликатных стекол. В то же время отмечено, что применение тонкомолотых шихт приводит к замедлению процесса осветления стекломассы. В связи с этим рекомендовано применять тонкое измельчение шихт в сочетании с брикетированием.

## Работа 1.2. Приготовление сыпучей стекольной шихты

Приготовление стекольной шихты производится согласно рецепту, рассчитанному студентом в работе 1.1, в процессе выполнения УНИР, заданному преподавателем, взятому в табл. 1.10. Количество приготовляемой шихты определяется в каждом конкретном случае индивидуально, в зависимости от путей дальнейшего её использования (брикетирование, гранулирование, изучение скорости стеклообразования, варка и т.п.).

Таблица  1.10

Составы шихт для различных типов стекол

| Стекло | Содержание сырьевых материалов в шихте, мас. ч на 100 мас. ч стекла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | песок | глинозем | ПШК | нефелин | доломит | мел | сода | сульфат | поташ |
| Листовое: ВВС прокат флоат Блоки Тарное: бесцветное полубелое Сортовое: Na-Ca-Si хрусталь Техническое: № 23 пирекс С 48 | 68,1 70,5 70,8 70,0 69,5 66,2 71,1 59,1 67,3 81,4 67,2 | - - - - 3,1 - - 24,6 Pb3O4 3,9 2,1 3,1 | 5,2 4,0 4,5 4,2 - - - 1,1 ZnO - - - | - - - - - 9,3 - 1,3 H3BO3 - - - | 20,5 17,1 14,9 17,8 15,2 21,0 5,4 - 4,0 - - | - 3,5 6,0 - 2,4 - 8,6 - 12,7 0,9 - | 22,1 20,5 20,1 22,8 20,7 19,3 22,1 1,8 18,7 6,9 6,4 | 3,5 2,1 1,2 0,8 1,9 5,1 - - - - - | - - - - - - 1,8 22,1 9,2 1,5 5,7 |

Применяемые для составления шихты сырьевые материалы должны быть предварительно подготовлены. Сыпучие материалы просеивают через соответствующие сита, а кусковые – вначале измельчают, а затем просеивают. В случае необходимости сырьевые материалы сушат перед просеиванием или измельчением. Кусковые материалы (мел, доломит, полевой шпат и др.) измельчают вначале в щековых дробилках, а затем в шаровых мельницах. Просеивают сырьевые материалы на вибрационных ситах или вручную.

Подготовленные сырьевые компоненты отвешивают согласно рецепту шихты, откорректированному с учетом количества приготовляемой шихты и влажности сырья (информацию о влажности сырьевых материалов дает преподаватель). В тех случаях, когда одновременно готовят шихту нескольких составов, сначала отвешивают один какой-либо компонент (обычно песок) для всех составов, затем другой и т.д.

Шихту лучше перемешивать в лабораторных смесителях тарельчатого типа, позволяющих получать качественную смесь в течение 3…5 мин. Можно также использовать различные барабанные смесители типа шаровой мельницы, причем в этом случае количество (по массе) смешиваемого материала и мелющих тел (стеклянные, фарфоровые или диабазовые шары) берут в отношении 1:1. Продолжительность смешивания шихты в таких смесителях 1…1,5 ч. В случае небольших количеств шихты и отсутствия механических приспособлений для смешивания компонентов  их перемешивают вручную. Для этого используют фарфоровые ступки соответствующих размеров.

Чтобы облегчить процесс смешивания и предотвратить расслоение шихты, её следует увлажнять (содовая шихта 3…4, сульфатная – 5…7%).  Рекомендуется вначале увлажнять песок горячей водой (60…70°С) и затем перемешивать его с содой, сульфатом и остальными компонентами шихты. В этом случае частицы соды, сульфата, мела прилипают к частицам песка и как бы обволакивают их, облегчая начало твердофазных реакций и образование легкоплавких эвтектик. Водяные пары также облегчают реакции силикатообразования в процессе варки шихты. Вводить воду в приготовленную шихту нежелательно, так как это вызовет её комкование.

Приготовленную шихту хранят в пронумерованных и подписанных пакетах или тиглях.

## Работа 1.3.  Брикетирование стекольной шихты

Для брикетирования используют приготовленные ранее сыпучие шихты. Количество  уплотненной шихты зависит от  её назначения (определение прочности брикетов, изучение процесса стеклообразования, варка стекла) и составляет от 100 до 300 г.  Конкретные задания выдает преподаватель.

По рецепту стекольной шихты рассчитывают модуль формуемости  Мф  и решают вопрос о необходимости использования связующего. Если значение Мф>3, производят увлажнение шихты до 8…10%, используя в качестве связующих 1%-ный раствор едкого натрия или 3%-ный раствор силиката натрия. При значении Мф <3 увлажнение производят водой.  Шихту тщательно перемешивают, добиваясь равномерного распределения влаги.

Брикеты из шихты прессуют на гидравлическом прессе при постоянном давлении от 30 до 50 МПа. Для дальнейших исследований наиболее удобно использовать цилиндрические металлические формы и изготовлять  брикеты диаметром 20 и высотой 20…25 мм. При этом из шихты, рассчитанной на 100 г стекла, получают 8…10 брикетов. Для получения брикетов одинаковой высоты определяют массу первого  брикета и для прессования  последующих отвешивают заданное количество шихты. Подготовленные в необходимом количестве брикеты стекольной шихты подвергают сушке вначале естественной в течение не менее суток, а затем при 100…120оС в течение часа. Высушенные брикеты подвергают испытанию на прочность при сжатии на гидравлическом прессе или разрывной машине R-0,5, результаты записывают в табл. 1.11.

Таблица  1.11

Прочность брикетов стекольной шихты

| Номер брикета | Температура сушки, оС | Усилие разрушения, КН | Прочность при сжатии, МПа |  | Погрешность измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущая | средняя | абсолютная, МПа | относительная, % |

## Работа 1.4. Гранулирование стекольной шихты

Для гранулирования используют специально или ранее приготовленные сыпучие шихты. Количество  уплотненной шихты зависит от  её назначения (определение прочности гранул, ситовой анализ, изучение процесса стеклообразования, варка стекла и др.) и составляет от 300 до 500 г.  Конкретные задания выдает преподаватель.

Гранулирование стекольной шихты проводят на лабораторном тарельчатом грануляторе, изображенном на рис. 1.1.

1

2

4

3

5

6

7

Рис. 1.1. Лабораторный тарельчатый гранулятор

В верхнюю часть вращающейся тарели 1 постоянно небольшими порциями подают порошок шихты 2, который увлажняют из распылителя 3. Окатанные гранулы шихты 4 накапливаются в нижней части тарели и периодически отбираются в чашу 5. Скорость вращения тарели задается регулятором 6, угол наклона тарели к горизонту изменяется ручкой 7. Оптимальные влажность, расход сыпучей шихты в единицу времени, а также угол наклона и скорость вращения тарели подбираются для каждой шихты опытным путем. Оптимальный размер гранул составляет  5…8 мм. Сушку гранул шихты проводят вначале в естественных условиях в течение не менее суток, а затем в сушильном шкафу на поддоне при температуре 110…120°С в течение часа.

Гранулированную шихту подвергают ситовому анализу, используя для этого набор сит  1,25; 3; 5; 6,3; 10 мм. Результаты анализа записывают в табл. 1.12.

Таблица  1.12

Ситовой анализ гранулированной стекольной шихты

| Размер ячейки сита, мм | Количество гранул, оставшихся на сите |  | Количество гранул фракции 5…8 мм, Мопт, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М, г | М, % |  |

По результатам ситового анализа строят диаграмму распределения гранул по фракциям (рис. 1.2).

1      2       3       4       5      6     7       8       9      10      11     12

Размер гранул, мм

М, %

50

40

30

20

10

0

Рис. 1.2.  Диаграмма распределения по фракциям

гранул стекольной шихты

Гранулированную шихту оставляют для исследований.

## Работа 1.5. Приготовление тонкомолотой шихты

Тонкому измельчению подвергают приготовленные ранее сыпучие шихты, рецепты которых взяты из табл. 1.10, заданы преподавателем, рассчитаны студентом. Количество шихты зависит от направления последующего исследования (брикетирование, исследование скорости стеклообразования, варка стекла и т.п.) и составляет 300…500 г.

Для тонкого измельчения используют лабораторную шаровую мельницу объемом 2 л с фарфоровыми шарами.

Отвешивают заданное количество сыпучей шихты на технических весах с точностью ± 1 г и засыпают её в барабан мельницы. Туда же закладывают примерно равное шихте по массе количество мелющих фарфоровых шаров. Барабан плотно закрывают и устанавливают для помола. Время помола составляет не менее 3 ч.

Полученную тонкомолотую шихту в дальнейшем подвергают исследованию в следующих направлениях:

- прессуют и  определяют прочность полученных брикетов в сравнении с брикетами шихты обычного дисперсного состава;

- гранулируют и определяют фракционный состав гранул;

- исследуют скорость стеклообразования в тонкомолотой брикетированной шихте в сравнении с обычной   шихтой.

## 1.4. Окислительно-восстановительные характеристики                                     сырьевых материалов и стекольных шихт

Среди различных параметров, влияющих на протекание окислительно-восстановительных процессов в расплавах стекол и эффективность стекловарения, одним из важнейших является окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) шихты.

ОВП шихты определяется  ее составом и окислительно-восстановительными характеристиками сырьевых материалов. В состав стекольной шихты входят как сырьевые материалы – окислители (сульфат, селитра, пиролюзит, свинцовый сурик и др.), так и восстановители (уголь, пирит, доменный шлак и др.). Кроме того, большинство нейтральных в этом  отношении сырьевых материалов (песок, доломит, известняк) содержат примеси окислителей или восстановителей, например, органические примеси. Непостоянство состава шихты, колебания химических составов сырьевых материалов приводят к изменению значений ОВП шихты, что в свою очередь нарушает стабильность всего технологического процесса. Области значений ОВП шихт отечественных промышленных тарных стекол (бесцветных, полубелых и зеленых) в зависимости от количества вводимого сульфата натрия показаны на рис. 1.3. Область оптимальных значений ОВП (I) соответствует лучшим зарубежным показателям по качеству. Линии АВ и СD соответственно показывают изменение ОВП с использованием в шихте только сульфата натрия и с учетом введения 6 мас.% угля для его разложения.

К сожалению, в оптимальной области или близко к ее границам находится небольшое количество шихт промышленных стекол. ОВП большинства промышленных шихт превышают оптимальные значения и находятся в области удовлетворительных и неудовлетворительных значений. Анализ показал, что для бесцветных стекол это связано с излишним введением нитрата натрия, для полубелых и зеленых – с избытком сульфата натрия. В связи с этим даже шихты большинства коричневых тарных стекол имеют окислительный потенциал, в то время как он должен быть восстановительным.

II

III

III

II

Бесцветные

стекла

Полубелые и зеленые

стекла

ОВП

180

160

140

120

100

80

60

40

20

20     40     60     80     100   120   140   160   180   200   210    220   240

Na2SO4,   кг на 2 000 кг песка

Рис. 1.3. Области значений ОВП промышленных тарных стекол

в зависимости от содержания сульфата натрия: I – оптимальная;

II – удовлетворительная; III – неудовлетворительная

I

I

C

I

Рассмотрим некоторые особенности варки тарных стекол с использованием сульфата натрия.

При введении сульфата натрия в малых количествах выделяющиеся при его разложении газы способствуют активизации процесса осветления:

SO42–   SO3  +  O2–                                               (1)

SO3   SO2 +  ½ O2                                               (2)

При увеличении введения сульфата натрия для ускорения его разложения в шихту добавляют восстановитель

SO42– + C  SO2  + CO2                                                (3)

SO42– + 2C  ½ S2  + 2СO2	                                 (4)

При избытке углерода происходит образование коричневого хромофора вследствие появления сульфидной серы

½ S2  + C + O2–   S2–  + CO

½ S2  + O2   SO2

Растворимость серы в стекломассе может быть представлена следующим образом:

½ S2  +  O2–   S2– + ½ O2

½ S2  + 3/2O2  + O2–   SO42–

Приведенные обобщенные уравнения химических взаимодействий в основном определяют условия газообразования при использовании сульфата натрия. Увеличение его содержания в шихтах тарных стекол приводит к возрастанию их ОВП и содержания SO3  в стекле. Повышенное содержание SO3 в стеклах создает возможность протекания реакции (2) и, как следствие, появления пены и мелких пузырей (мошки).

При изменении ОВП шихты создается возможность соприкосновения расплавов с различным содержанием SO3  , что будет приводить к нарушению установившегося равновесия растворенных газов и, возможно, появлению пузырей.

Для шихт, находящихся в удовлетворительной (см. рис. 1.3) и особенно неудовлетворительной области значений ОВП, варка проходит неустойчиво, возрастает вероятность массового брака продукции.

ОВП шихты могут значительно изменять органические примеси, имеющиеся в сырьевых материалах. Колебания в содержании этих примесей довольно значительны, особенно при смене сырьевых материалов. Необходимо также строго следить за постоянством соотношения шихты и  боя, не использовать сильно загрязненный и различный по составу (в частности, по степени окисления серы) бой стекла. С целью поддержания постоянного ОВП шихты рекомендуется контролировать количество восстановителей, в частности, органических примесей в сырьевых материалах.

Окислительно-восстановительную способность сырьевых материалов и стекольных шихт можно характеризовать  химической потребностью в кислороде (ХПК).

Разработан аналитический метод определения ХПК путем окисления восстановителей, в том числе примесей, присутствующих в сырьевых материалах и шихтах, избытком окислителя, с дальнейшим оттитровыванием его остатка.  При этом не учитывается окисляющее действие сульфатов и нитратов, разлагающихся при высоких температурах.

Аналитическое определение ХПК дает возможность оценивать восстановительную способность различных сырьевых материалов и их примесей, определять количественно окислительно-восстановитель-ные характеристики шихт, контролировать на стадии составления шихты стабильность процесса стекловарения, регулировать степень окисления 3d-элементов в стекле, управлять такими  свойствами стекол, как теплопрозрачность,  цвет и др.

При аналитическом определении  ХПК возможно использование различных   окислителей – бихромата  или перманганата калия. В табл. 1.13 приведены значения ХПК сырьевых материалов, определенные различными методами. Наблюдаемые широкие диапазоны изменения значений ХПК одного и того же сырьевого материала объясняются различным качеством сырья и несовершенством применяемых методик.

Таблица 1.13

Химическая потребность в кислороде сырьевых материалов

| Метод определения | ХПК сырьевых материалов, мг О2/100 г материала |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | песок | мел | доломит | шлак | уголь | сульфат |
| Бихромато- метрия | 19…73 90 | 27…240 120 | 27…95 110 | 2445…3270 4400 | (16…18)103 5400 | 19…32 – |
| Перманганатометрия | 30 70….250 | 20…60 35…70 | 40…120 – | – 480…680 | – 9600 | 20…35 – |

## Работа 1.6.  Расчет окислительно-восстановительного

## потенциала шихты

ОВП шихты рассчитывают на основе окислительно-восстановительных характеристик сырьевых материалов, которые  можно оценивать по углеродному числу (табл. 1.14). Этот показатель положителен для окислителей и отрицателен для восстановителей.  Он определен с учетом реакций разложения сырьевых материалов при высоких температурах.

Таблица 1.14

Окислительно-восстановительные характеристики

сырьевых материалов

| Сырьевые материалы | Значение углеродного числа, 1 кг сырьевого материала на 2 000 кг песка |
| --- | --- |
| Окислители: сульфат натрия нитрат натрия оксид железа (III) оксид марганца (IV) | + 0,67 + 0,32 + 0,25 + 1,09 |
| Восстановители: уголь (100% С) пирит доменный шлак феррохромовый шлак | – 6,7 – 1,2 – 0,073 – 0,065 |

Умножая расчетные величины углеродного числа на соответствующие количества сырьевых материалов, рассчитывают ОВП шихты.

- Для расчета ОВП необходимо иметь рецепт шихты, рассчитанный обычно на 100 мас. ч. стекла.  Рецепт шихты может быть задан преподавателем, рассчитан студентом при выполнении УНИР, взят  из расчетов заводских лабораторий.

- Содержание в шихте сырьевых материалов-окислителей (восстановителей) пересчитывают на  2 000 мас. ч. песка.

- Рассчитывают ОВП шихты путем суммирования произведений значений углеродных чисел окислителей (восстановителей) на их массовую долю  в шихте (на 2 000 мас. ч. песка).

- Делают выводы о величине ОВП шихты, сравнив его с показателями заводов (см. рис.1.3), о стабильности ОВП, необходимости и возможности корректировки рецепта шихты с целью изменения  ОВП.

Пример. Рассчитать ОВП шихты следующего состава, мас. ч. на 100 мас. ч. стекла: песок – 71; глинозем  – 1,5; доломит – 19; сода – 20,5; сульфат  – 5,8; уголь – 0,3; феррохромовый шлак – 6.

Пересчитывают содержание окислителей (восстановителей) в шихте на 2 000 мас. ч. песка:

уголь      (0,3/71) . 2 000 =     8,5;

сульфат  (5,8/71) . 2 000 = 163,4;

шлак       ( 6/71) . 2 000 = 169.

Используя значения углеродных чисел окислителей (восстановителей) (табл.1.14), рассчитывают ОВП шихты:

(+0,67) . 163,4  + (–6,7) . 8,5 + (–0,065) . 169 = 41,7.

Полученная величина ОВП шихты соответствует рекомендуемым значениям для зеленых тарных стекол (см. рис. 1.3).

Рассчитанное по приведенной методике значение ОВП зависит, в основном, от состава шихты и не учитывает качества сырьевых материалов, в частности, наличия в них примесей восстановителей. Для оценки окислительно-восстановительной способности шихты с учетом качества и состояния сырьевых материалов, стекольного боя, соотношения шихты и боя следует определять химическую потребность ее в кислороде экспериментально.

## Работа 1.7. Аналитическое определение                                                                                                                химической потребности в кислороде

Аналитическое определение ХПК шихты (сырьевых материалов) проводят по методике, отработанной в РХТУ им. Д.И.Менделеева.

Для выполнения работы используют: серную кислоту H2SO4, соль Мора (NH4)2SO4∙FeSO4, бихромат калия K2Cr2O7, окислительно-восстановительный  индикатор  дифениламин.

Анализируемые сырьевые материалы или шихты измельчают в агатовой ступке и просеивают через сито 10 000 отв./см2. Отбирают навеску анализируемого материала, равную 4 г. Навеску переносят в колбу вместимостью 500 мл и добавляют 20 мл 0,025 н. раствора бихромата калия и 40 мл серной кислоты, разбавленной 1:2. Колбу присоединяют к обратному холодильнику и кипятят в течение 30 мин. В результате протекает процесс окисления бихроматом всех восстановителей, присутствующих в анализируемом веществе. Раствор охлаждают и отфильтровывают через обеззоленный фильтр. При добавлении к раствору 1…2 капель дифениламина он окрашивается в фиолетовый цвет. Остатки бихромата калия в исследуемых растворах оттитровывают 0,1 н. раствором соли Мора при перемешивании. Конечную точку титрования определяют по исчезновению фиолетовой окраски. Определение проводят в трех параллельных пробах, в дальнейших расчетах используют расход соли Мора для восстановления холостой пробы. Холостую пробу готовят аналогично, только без навески анализируемого материала. ХПК шихты рассчитывают по уравнению:

ХПК=100⋅1m⋅К1К2М⋅МО2(Vхп−V),

где m – масса навески анализируемого материала, г;  К1 – коэффициент пересчета для определения расхода бихромата калия по расходу соли Мора; равен 1/6, исходя из уравнения окисления-восстановления 1/6Cr2O72– + Fe2+  1/3Cr3+ + Fe3+; К2 – коэффициент пересчета для определения расхода кислорода по расходу бихромата калия; равен 2/3, исходя из сопоставления приведенной реакции с реакцией                1/4O20 + Fe2+O  1/2Fe23+O3; М – молярность раствора соли Мора, моль/л; МО2  – молярная масса кислорода, кг/моль; Vхп – объем соли Мора, пошедшей на титрование холостой пробы, мл; V – объем соли Мора, пошедшей на титрование, мл.

Погрешность определяемых значений ХПК не превышает 10%, что соответствует примерно 30 мг О2/100 г шихты.

Результаты работы записывают в табл.1.15.

Таблица  1.15

| Определение ХПК шихты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер шихты | Объем соли Мора, пошедший на титрование, мл |  |  |  | Объем Vмл на титрование холостой пробы | ХПК шихты |
|  | V1 | V2 | V3 | Vср |  |  |

Вычисляют погрешность определения. Делают вывод о величине ХПК, окислительно-восстановительном потенциале шихты, необходимости и возможности его корректировки, рекомендуемых условиях варки шихты.

## Контрольные вопросы к разделу 1

- Какие исходные данные необходимы для расчета рецепта стекольной шихты?

- Какой состав стекла называют проектным?

- Рассчитайте, сколько оксида бора содержит борная кислота? Пятиводная бура?

- Каким образом учитывается в расчете шихты содержащийся в сырьевых материалах NaCl?

- Улетучивание каких компонентов в составе свинцового хрусталя следует учитывать при расчете шихты?

- Перечислите природные и искусственные сырьевые материалы, используемые в шихтах листовых стекол.

- В чем состоит суть каждого уравнения, составляемого при расчете стекольной шихты методом системы уравнений?

- В каком случае система уравнений с несколькими неизвестными имеет одно решение?

- В чем состоит особенность расчета шихты стекол с «доломитовым» соотношением оксидов CaO и MgO?

- Как рассчитать шихту в случае, когда для введения оксида натрия используют одновременно три сырьевых материала: соду, сульфат и селитру?

- Можно ли использовать в шихтах алюмосиликатных бесщелочных стекол полевошпатовый концентрат, пегматит, нефелин?

- Что означает характеристика «выход стекла»? Какую информацию о ходе процесса стекловарения она дает?

- Из чего складывается «угар шихты»? Как он рассчитывается?

- По каким направлениям выполняется анализ рецепта шихты?

- Какие требования предъявляются к стекольным шихтам?

- Какие требования предъявляются к дисперсности сырьевых материалов, используемых для составления стекольных шихт?

- Для чего увлажняют стекольную шихту? Какова рациональная схема процесса увлажнения?

- Каким образом контролируют стекольную шихту на однородность? Категории качества шихты.

- Обоснуйте целесообразность использования компактированных стекольных шихт?

- Какие методы уплотнения шихт Вам известны?

- Что такое модуль формуемости? Как он рассчитывается?

- Как получают тонкомолотые стекольные шихты? В чем их преимущества? Каковы недостатки?

- Какова методика расчета ОВП шихты?

- Какое влияние оказывает значение  ХПК сырьевых материалов на окислительно-восстановительный потенциал шихты?

- Какое значение должен иметь окислительно-восстановитель-ный потенциал шихты  для зеленого тарного стекла? Коричневого тарного стекла?

# 2. Стекловарение

## 2.1. Основные стадии процесса варки стекла

При нагревании материалов многокомпонентной стекольной шихты в стекловаренной печи они вступают в химическое взаимодействие. По мере повышения температуры печи продукты реакций переходят в расплав, из которого постепенно образуется чистая, готовая к выработке стекломасса. За время пребывания стекломассы в печи при высокой температуре в ней должны завершиться химические реакции, а оставшиеся непрореагировавшие твердые зерна сырьевых материалов полностью раствориться в расплаве. Из стекломассы удаляются пузырьки газов, образовавшиеся при химических взаимодействиях, и расплав становится однородным по химическому составу и физическим свойствам, а также с одинаковой температурой по всему объему, поступающему на выработку. На последнем этапе подготовки стекломассы ее постепенно охлаждают до требуемой температуры выработки изделий.

Варка стекломассы как в промышленная, так и лабораторная является одним из наиболее сложных и ответственных процессов производства, во многом определяющим качество и физико-химические свойства стекла.

В соответствии с природой происходящих при получении стекломассы процессов можно выделить пять стадий:

1) силикатообразование – стадия химических реакций;

2) стеклообразование – стадия получения расплава без остаточных твердых включений;

3) осветление – стадия освобождения стекломассы от газовых пузырьков;

4) гомогенизация – стадия приобретения стекломассой химической, физической и температурной однородности;

5) студка – стадия ее охлаждения до заданной температуры выработки.

Такое деление условно, так как стеклообразование, осветление и гомогенизация начинаются на стадии химических реакций и в дальнейшем идут одновременно; гомогенизация продолжается и при студке расплава.

### 2.1.1.Силикатообразование

В начале нагревания шихты (перед вступлением ее компонентов в химические реакции) она претерпевает физические изменения. Из шихты испаряется гигроскопическая влага, под влиянием нагрева обезвоживаются гидраты, термически разлагаются некоторые соли (например, нитраты). Сульфат натрия и кремнезем переходят в другие кристаллические модификации. Так, природный ромбический Na2SO4 при 235°С переходит в моноклинную форму.

Кремнезем, существующий в природе в виде β-кварца, проходит цепочку полиморфных превращений по мере повышения температуры шихты: β-кварц → α-кварц → α-тридимит → α-кристобалит. В процессе этих превращений зерна SiO2 увеличиваются в объеме и растрескиваются.

При температуре 300–400°С в шихте промышленных силикатных стекол начинают взаимодействовать между собой карбонаты и сульфаты с образованием двойных солей и легкоплавких эвтектик. При более высокой температуре вступают в реакции песок и глиноземистые материалы, образующие с солями различные силикаты. Одновременно происходит плавление некоторых солей и эвтектик, в шихте образуется расплав (жидкая фаза), после появления которого взаимодействие компонентов шихты резко ускоряется. С дальнейшим повышением температуры начинают расплавляться и силикаты.

При температуре порядка 900°С реакции между компонентами шихты заканчиваются, выделение газов прекращается и твердые остатки материалов шихты, не перешедших в расплав, пропитанные расплавами силикатов и эвтектик, образуют плотную массу – спек. На этом стадия силикатообразования завершается.

Реакции, протекающие в шихтах при силикатообразовании, зависят от природы материалов и состава шихты.

Скорость силикатообразования, как любого химического процесса, зависит от природы и химической активности компонентов шихты и их реакционной поверхности; важнейшее влияние на нее оказывает температура нагрева шихты.

Скорость образования силикатов тем больше, чем выше содержание в шихте щелочных и щелочноземельных компонентов, причем наиболее реакционноспособны их гидрооксиды: NaOH, КОН, Са(ОН)2 и др. Добавка в шихту ускорителей варки стекла (хлоридов, фторидов, боратов, солей аммония, сульфидов и др.) позволяет получить химически активные нестойкие промежуточные соединения и эвтектики, образующие жидкую фазу при температуре на 80–100°С ниже, чем температура плавления эвтектик карбонатов и сульфатов. Силикатообразование ускоряется также под влиянием влаги, особенно гидратной. Гигроскопическая влага способствует лучшему распределению в шихте щелочных катионов и облегчает их контакт с зернами песка; гидратная же влага структурно связана и играет при реакциях в шихте такую же роль, как и плавни, способствуя разрушению кремнекислородного каркаса. В шихтах со значительным содержанием Nа2SO4 вода взаимодействует с Nа2S с образованием NаОН.

Силикатообразование ускоряется с увеличением степени измельчения материалов шихты, то есть с ростом их реакционной поверхности. При увеличении последней в 5 раз скорость реакций примерно удваивается.

Главное средство ускорения силикатообразования – увеличение передачи теплоты к шихте и повышение ее температуры. Испарение влаги шихты, полиморфные превращения, термическое разложение компонентов, плавление эвтектик и силикатов – все это требует затраты теплоты. При образовании силикатов выделяется некоторое количество теплоты, но в целом первая стадия процесса варки – силикатообразование – процесс эндотермический. При росте температуры на 100–150°С силикатообразование ускоряется примерно вдвое.

## Работа 2.1. Определение расхода тепла

## на образование силикатов

Для оценки и сравнения расхода тепла при варке различных по химическому составу стекол необходимо уметь рассчитывать расход тепла на образование силикатов.

При проведении работы используют полученные на основании термодинамических расчетов данные (табл. 2.2) об удельных расходах тепла на образование  силикатов.

Таблица  2.2

Удельные расходы тепла на образование силикатов

| Силикаты | Расход тепла, кДж/кг оксида, при температуре, °С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 |
| Al2O3∙ SiO2 BaO∙2SiO2 CaO∙SiO2 K2O∙4SiO2 (из поташа) K2O∙4SiO2 (из селитры) МgO∙SiO2 Na2O∙3SiO2 PbO∙SiO2 SiO2 (нагрев) | 1 664,7 2 073,6 4 423,8 5 668,2 10 701,7 5 201,0 7 055,5 556,4 1 305,2 | 1 866,2 2 235,8 4 656,3 6 166,8 11 271,5 5 525,8 7 658,1 615,1 1 425,4 | 2 068,2 2 397,9 4 954,7 6 665,5 11 840,9 5 850,1 8 261,0 673,3 1 546,1 | 2 269,7 2 560,1 5 193,9 7 164,1 12 410,4 6 174,8 8 863,5 731,6 1 668,9 | 2 471,3 2 722,2 5 432,8 7 662,7 12 979,8 6 499,1 9 466,9 790,2 1 787,0 | 2 673,2 2 884,4 5 672,0 8 161,3 13 549,2 6 823,8 10 069,0 848,5 1 907,7 |

Пример. Необходимо рассчитать расход тепла на образование силикатов при 1200°С для стекла следующего химического состава, мас.%: 72 SiO2; 2 Al2O3;  4 MgO; 8 CaO;  14 Na2O.

Расчет ведут на 100 кг стекла. Выражают заданный состав стекла в мольных долях путем деления массовой концентрации оксидов на молекулярную массу:

SiO2     72/60 = 1,20;

Al2O3   2/102= 0,02;

MgO    4/40  = 0,10;

CaO     8/56  = 0,14;

Na2O   14/62  = 0,23.

Составляют стехиометрические уравнения силикатообразования и определяют силикатный состав стекла, выраженный в мольных долях:

0,02 (Al2O3 + SiO2)         =  0,02 Al2O3∙SiO2

0,10 (MgO + SiO2)          =  0,01 MgO∙SiO2

0,14 (CaO + SiO2)           =  0,14 CaO∙SiO2

0,23 (Na2CO3 + 3. SiO2)  =  0,23 (Na2O∙3SiO2) + 0,23 CO2

Σ SiO2 = 0,86

Таким образом, в силикатах связано 0,86 моля SiO2, что составляет 0,861,2100=71,7 мол.% общего содержания SiO2.  Свободного кремнезема в состав стекла вошло (1,20 – 0,86) = 0,34 моля (28,3 мол. %), что составляет 0,34∙60 = 20,4 кг.

Расчет расхода тепла на образование  силикатов сводят в табл. 2.3.

Таблица  2.3

Расход тепла на образование силикатов

| Силикат | Удельный расход тепла, кДж/кг | Расчет | Расход тепла, кДж |
| --- | --- | --- | --- |
| Al2O3∙SiO2 MgO∙SiO2 CaO∙SiO2 Na2O∙3SiO2 SiO2 (нагрев) | 2 068,2 5 850,1 4 954,7 8 261,0 1 546,1 | 2 068,2×2 5 850,1×4 4 954,7×8 8 261,0×14 1 549,1×20,4 | 4 136,4 23 400,4 39 637,6 115 654,0 31 601,4 |
| Итого: на 100 кг стекломассы на 1 кг >> |  |  | 214 429,8 2 144,3 |

### 2.1.2.Стеклообразование

После того как силикатообразование закончилось, в первичном силикатном расплаве остаются зерна песка, не вошедшего в состав образовавшихся силикатов. Первичный расплав содержит больше щелочных, щелочноземельных и других компонентов, чем готовое стекло заданного химического состава. Содержание нерастворившегося избыточного SiO2 при проваре шихты обычных промышленных стекол составляет порядка 25 % по массе от его содержания в шихте.

Растворение остаточного кварца (стеклообразование) протекает медленнее, чем силикатообразование, занимая 60–70 % общего времени варки промышленных стекол. Этот процесс имеет двойную природу – химическую и физико-химическую. Остаточные зерна кварца вступают с окружающим расплавом в химические реакции, образуя силикаты натрия с постепенно возрастающим содержанием SiO2. Чтобы реакции могли пройти до конца, необходимо, чтобы продукты реакций непрерывно отводились от поверхности зерен, заменяясь свежим реагентом – расплавом. Однако вследствие высокой вязкости силикатных расплавов этот обмен происходит медленно, продукты реакции накапливаются вокруг зерен и образуют пленки, в которых содержание SiO2 становится настолько высоким, что песок перестает растворяться.

Главную роль в отводе продуктов реакции играет диффузия, скорость которой зависит, помимо вязкости диффузионной среды, от разности концентраций растворяющегося вещества в объемах расплава, между которыми происходит диффузия. С уменьшением этой разности диффузия, а следовательно, и растворение замедляются, что и происходит при накоплении SiO2 у поверхности зерен песка.

Растворение идет не только по периферии зерен, но и внутри трещин, образовавшихся в зернах при их нагревании и полиморфных превращениях. Проникновение расплава в трещины вызывает в конечном итоге разрушение зерен, которые распадаются на блоки размером до десятка микрометров; эти блоки растворяются в стекломассе длительное время. Малая скорость растворения блоков отчасти вызвана тем, что при высокой температуре и в присутствии щелочных силикатов кварц превращается с поверхности в кристобалит, скорость растворения которого в силикатном расплаве меньше, чем α-кварца.

Скорость стеклообразования как химического процесса зависит от тех же факторов, что и скорость силикатообразования, а именно: от состава стекла и шихты, реакционной поверхности зерен в расплаве и температурных условий процесса. Вместе с тем скорость стеклообразования зависит от физических свойств и особенностей растворяющихся зерен, от свойств растворителя – расплава и от скорости его обмена на контакте с растворяющимся веществом.

Скорость стеклообразования зависит от вязкости и поверхностного натяжения расплава. Высокая вязкость затрудняет диффузию, а при повышенном поверхностном натяжении расплава, ухудшается смачивание им зерен песка, они флотируются на поверхность расплава и скапливаются, образуя агломераты, которые растворяются с трудом. Так как вязкость зависит от состава стекла, то и время стеклообразования различно для стекол различного состава.

Введение в состав шихты веществ, понижающих поверхностное натяжение, например сульфата натрия или сульфидов щелочных и щелочноземельных металлов, ускоряет растворение кварцевых зерен.

Время стеклообразования тем меньше, чем меньше зерна песка; для песков с одним размером зерен (монофракционных) оно обратно пропорционально их удельной поверхности. Неоднородность песков по зерновому составу, то есть одновременное присутствие крупных и пылевидных зерен, увеличивает время растворения песка. Пылевидные частицы растворяются первыми, вследствие чего вязкость расплава быстро возрастает и растворение более крупных зерен задерживается. На скорость растворения влияют также форма и чистота зерен кварца, а главное – разновидность строения SiO2 – его кристаллическое или аморфное состояние. Угловатые зерна с инородными включениями (оксидами железа, карбонатами и др.) растворяются быстрее округлых, чистых зерен. Особенно велика разница в скоростях растворения у кристаллической и аморфной разновидностей кремнезема: аморфный SiO2, взаимодействуя с растворами щелочей, способен образовывать щелочные силикаты уже при 180–200°С.

На скорость растворения кварцевых зерен сильное влияние оказывает температура расплава. Стеклообразование промышленных силикатных стекол ускоряется больше всего в интервале температур расплава 1550–1600°С, так как при этих температурах кремнезем переходит в неустойчивое аморфное состояние. В этом интервале повышение температуры на 10°С увеличивает скорость растворения SiO2 на 10–15%, а при температуре ниже 1550°С и выше 1600°С – на 5–7 %.

Вследствие диффузионного характера стеклообразования его скорость зависит от интенсивности обмена расплава на контакте с зернами SiО2 в такой же степени, как и от температуры. Движущаяся стекломасса удаляет с поверхности кварцевых зерен защитную кремнеземистую пленку, что дает импульс к новой активизации их растворения. Условия интенсивного обмена стекломассы могут создаваться, например, при бурном перемешивании ее газами или при сообщении расплаву вращательного движения с большой скоростью.

Для обычных стекол стеклообразование завершается при 1200°С.

## Работа 2.2. Оценка интенсивности процесса

## стеклообразования

После завершения основных химических реакций образования силикатов в спекшейся шихте остается до 30% свободного диоксида кремния. Растворение SiO2 в образовавшемся расплаве силикатов составляет суть стадии стеклообразования. Благодаря диффузионным процессам, протекающим в расплаве, выравниваются концентрации компонентов в различных объемах, и образуется относительно однородная стекломасса.

Экспериментально определены зависимости между скоростью стеклообразования, составом стекла, размерами зерен кварца и температурой. Приведенные в табл. 2.5 эмпирические формулы дают возможность приближенно расcчитать время стеклообразования.

Химические составы стекол   для выполнения расчетов  приведены в табл. 2.4.

Таблица  2.4

Химические составы стекол

| Тип стекла | Содержание оксидов, мас. % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | B2O3 | Al2O3 | MgO | CaO | PbO | Na2O | K2O |
| Листовое Тарное Сортовое Блоки Медицинское Пирекс Хрусталь Оптическое | 72,2 72,5 74,5 73,1 68,1 80,6 58,0 49,5 | – – – – 6,3 12,8 1 – | 1,8 2,5 0,5 1,5 3,0 1,2 – – | 3,2 4,2 2,0 3,0 2,5 0,3 – – | 8,5 6,8 7,0 7,5 5,2 0,4 – – | – – – – – – 24,0 32,5 | 13,8 14,0 13,0 14,0 8,5 4,2 1,0 3,0 | 0,5 – 3,0 0,4 6,4 0,5 16,0 15,0 |

По заданию преподавателя с использованием эмпирических расчетных формул (см. табл. 2.5)  могут быть выполнены следующие варианты работ.

1. Провести сравнительную оценку тугоплавкости различных по химическому составу стекол.

2. Определить время стеклообразования для листового стекла при различных температурах. Построить зависимость времени стеклообразования от температуры.

3. Построить зависимость времени стеклообразования от размера кварцевых зерен для натрийкальцийсиликатного стекла при 1 400°С.

4. Провести сравнительную оценку времени стеклообразования при заданной температуре для следующих составов стекол: листовое, тарное, сортовое натрийкальцийсиликатное.

Таблица  2.5

Формулы для приближенного расчета

времени стеклообразования

| Формула | Обозначение величин |
| --- | --- |
| τ=SiO2+Al2O3Na2O+K2O+0,5B2O3+0,125PbO | Τ – постоянная плавкости; SiO2, Al2O3, Na2O, K2O, B2O3, PbO – содержание оксидов в стекле, мас.% |
| τ=KSiO22Na2O2 | Τ – -время растворения кварцевых зерен, мин; K – коэффициент пропорциональности; SiO2, Na2O – содержание оксидов в стекле, мол.% |
| τ=Кr3 | τ - время стеклообразования, мин; r – радиус исходных кварцевых зерен, см; K – коэффициент, зависящий от состава стекла и температуры (для стекла, мас. %: 73,5 SiO2; 10,5 CaO; 16 Na2O, при 1 400°С К = 8,2.106) |
| τ=Kη2T | Τ – время стеклообразования, мин; К – коэффициент, зависящий от температуры опыта и зернового состава кварцевого песка; η - вязкость, Па∙с; Т – абсолютная температура, К |
| τ=ae−bt | τ – время стеклообразования, ч; t – температура, °С; a, b – коэффициенты, зависящие от состава стекла и гранулометрии компонентов (для стекла, близкого по составу к листовому a = 101 256, b = 0,00815) |

Пример 1. Сравнить тугоплавкость стекол: листового, пирекс и хрустального (см. табл. 2.4).

Рассчитывают постоянную плавкости τ для каждого состава стекла:

листовое τ = (72,2+1,8)/(13,8+0,5) = 5,175;

пирекс     τ = (80,6+1,2)/(4,2+0,5+0,5.12,8) = 7,37;

хрусталь  τ =  58,0/(1,0+16,0+0,5.1+0,125.24) = 2,83.

Таким образом, наиболее тугоплавким является стекло пирекс.

Пример 2. Определить время стеклообразования для листового стекла при 1 400°С.

Расчет проводят по формуле (табл. 2.5):

τ = a.e-bt  = 101 256. 2,718(-0,00815∙1 400) = 1,12.

Таким образом, стеклообразование при 1 400°С происходит за 1,12 ч.

## Работа 2.3. Изучение скорости растворения

## кварцевых зерен

Скорость растворения кварцевых зерен в первичном расплаве силикатов зависит от целого ряда факторов: химического состава стекла, температуры,  формы и размеров кварцевых зерен и др. Время растворения кварцевых зерен  определяет длительность стадии стеклообразования.

Изучить кинетику процесса растворения кварцевых зерен в различных условиях протекания процесса  можно, используя определение относительного количества остаточного кварца рентгенографическим методом.

При выполнении работы могут быть поставлены различные задачи:

- изучить кинетику процесса растворения кварцевых зерен при заданной температуре;

- исследовать кинетику процесса при заданной температуре для стекол различных составов;

- определить зависимость скорости растворения кварцевых зерен от их размера и формы;

- установить зависимость относительной скорости растворения кварцевых зерен от температуры и т.п.

Для проведения работы используют ранее приготовленные стекольные шихты в виде брикетов, отпрессованных при давлении     40…50 МПа. Брикеты имеют форму цилиндров диаметром 20 и высотой 15…20 мм. Для получения одного брикета требуется 10…15 г шихты, увлажненной до 6…8 %.

Далее будет описана методика проведения работы при изучении кинетики процесса растворения кварцевых зерен при заданной температуре.

Подготовленные брикеты (3…5 шт.) высушивают и помещают в зону электрической  муфельной печи, не имеющую градиента температур, располагая их в один ряд на огнеупорной подставке, посыпанной порошком глинозема (рис. 2.1).

1

2

3

4

Рис. 2.1. Расположение брикетов шихты в камере муфельной печи:

1 – камера; 2 – подставка; 3 – брикеты шихты; 4 – термопара

Печь нагревают до заданной температуры (обычно в интервале 800…1 000°С) со скоростью ~ 10 град/мин и фиксируют время начала выдержки брикетов при данной температуре. По истечении 1 ч от начала выдержки  из  печи  извлекают первый брикет, и затем с интервалом 1 ч каждый последующий. Таким образом, время выдержки для первого брикета составит 1 ч, второго – 2, третьего – 3, четвертого – 4 ч. При исследовании легкоплавких шихт брикеты следует помещать в фарфоровые или корундовые тигли, во избежание растекания оплавившейся шихты по подставке и прилипания к ней.

Относительное количество свободного кварца, оставшегося в термообработанных по описанному режиму стекольных шихтах, определяют рентгенографическим методом. Для проведения анализа готовят пробы в виде порошка с размером частиц около 10 мкм в количестве 2…3 г. Съемку порошковых дифрактограмм проводят в лаборатории рентгеноструктурного анализа. Общий вид штрих-дифрактограмм представлен на рис. 2.2.

Расшифровка дифрактограмм показывает, что в шихтах, прошедших термическую обработку в течение 1, 2 и 3 ч, единственной кристаллической фазой является α-кварц. Относительное количество его с увеличением времени выдержки при заданной температуре уменьшается, о чем свидетельствует снижение интенсивности пиков отражения на дифрактограммах. Рентгенографический анализ шихты, выдержанной в печи в течение 4 ч, показал полную ее аморфность, т.е. процесс стеклообразования в данной шихте завершен.

60         56        52        48         44         40         36         32         28         24         20

Угол отражения Θ, град

Рис. 2.2. Штрих-дифрактограммы шихт после термической обработки

в течение 1 (         ),  2 (          ), 3 (          ) ч соответственно

Кинетическую кривую процесса растворения кварцевых зерен выражают как зависимость высоты основного пика отражения α-кварца   (d, Ǻ, I/Io: 3,343/100) от времени термической обработки шихты при заданной температуре. Для получения более достоверных результатов учитывают два или три основных пика: d, Ǻ, I/Io: 3,343/100; 4,26/35; 1,817/17 (рис. 2.3). Высоту  пиков выражают в миллиметрах.

Рис. 2.3. Кинетические кривые процесса растворения кварцевых зерен, построенные по изменению высот дифракционных пиков

α-карца 3,343 (   ) и 4,26 (■)

В результате работы установлено, что процесс стеклообразования в исследуемом составе шихты при заданной температуре протекает в течение четырех часов.

Аналогичным образом проводят исследования и при решении других задач. Для получения достоверных результатов важно прессовать брикетов из шихт одинаковой влажности при одинаковом давлении, а также проводить термообработку в одинаковых условиях.

### 2.1.3.Осветление

По завершении стеклообразования стекломасса перенасыщена газами в виде пузырьков различных размеров, а также в невидимом, химически связанном состоянии.

Главный источник газов – шихта. Шихты промышленных силикатных стекол содержат в среднем 20 % по массе химически связанных газов (СO2, O2, SO3, NO2), а также гидратную влагу. Объем газов при    20°С составляет более 100 объемов на один объем шихты с насыпной плотностью 1,3 т/м3. При химических реакциях в шихте газы выделяются, и большая часть их уходит в атмосферу печи; однако часть в виде пузырьков различного размера остается внутри расплава. Кроме того, по завершении реакций в стекломассе остается по массе 0,2–0,3 % неразложившихся карбонатов и до 2 % сульфатов. Эти остатки солей способны разлагаться при взаимодействии с SiO2 или А12O3, а также при повышении температуры, и выделять в расплав пузырьки газов. Наконец, стекломасса способна химически связывать газы и пары воды в пламенном пространстве стекловаренной печи. В результате в одном объеме промышленных стекол оказывается до пяти объемов связанных газов – паров воды, углекислоты, сернистого газа, кислорода и азота.

Видимые газовые пузырьки образуются в стекломассе еще на стадии силикатообразования в процессе реакций, протекающих на поверхности контакта зерен песка с появляющимся первичным расплавом. Пузырьки продолжают образовываться и на стадии растворения зерен песка, так как SiO2, переходящий в расплав силикатов, химически разлагает остатки солей с выделением СO2 и SO3.

Пузырьки выделяются в местах пониженного поверхностного натяжения расплава, то есть на его границах с растворяющимися зернами, огнеупорами кладки печи, кристаллами или инородными включениями в стекломассе.

Для того чтобы освободить стекломассу от пузырьков, нужно создать такие условия, при которых они могли бы подняться к поверхности расплава и прорвать ее. В этом и заключается собственно процесс осветления стекломассы.

Размер пузырьков зависит от давления заключенных в них газов и от сил, противодействующих росту пузырьков, – поверхностного натяжения и вязкости стекломассы. Иначе говоря, главные факторы, влияющие на скорость осветления расплава, – состав шихты и стекла, а также температура стекломассы.

Пузырьки не могут выйти из стекломассы, когда их размеры малы, а вязкость стекломассы высока. При этих условиях расплав задерживается на поверхности пузырьков, не стекая с них по мере их подъема, и они остаются внутри стекломассы.

Пузырьки малого размера могут растворяться в стекломассе под влиянием сил поверхностного натяжения, величина которых обратно пропорциональна радиусу кривизны поверхности, на которую они действуют; поэтому особенно большие силы действуют на самые мелкие пузырьки, заставляя их сжиматься. Пузырьки среднего и большого размеров при осветлении растут, так как в них переходят газы, пересыщающие стекломассу, которым легче выделиться в уже имеющиеся пузырьки, чем образовать в расплаве новые.

Скорость роста или растворения пузырьков зависит от скорости диффузии газов в стекломассе, то есть от природы газов (быстрее диф-фундируют газы с меньшим атомным радиусом), а главное – от вязкости стекломассы. Пузырьки растут быстрее при малой вязкости и высокой температуре расплава. Скорость же растворения пузырьков возрастает с понижением температуры; однако это происходит до определенного температурного предела, ниже которого начинает сильно уменьшаться скорость диффузии, вследствие чего скорость растворения также снижается.

Температура расплава на стадии осветления должна быть высокой для облегчения выхода пузырей. Осветление ускоряется при нагревании стекломассы в тонком слое изнутри с помощью электроэнергии, а также сверху пламенем.

Если в стекломассе остались только крупные пузыри, ее температуру постепенно понижают, чтобы остановить реакции, сопровождающиеся выделением в стекломассу газов; за время охлаждения крупные пузыри успевают уйти из расплава.

Газы, находящиеся в атмосфере печи, растворяются в стекломассе преимущественно при средних температурах (1200–1250°С), когда активно идут реакции их химического связывания, а скорость диффузии достаточно высока. Растворению печных газов способствует их высокое (порядка 104 Па) давление над расплавом. При таких условиях ускоряется и растворение мелких пузырьков, что используется при производстве оптического плавленого кварца. Напротив, в вакууме газы бурно выделяются из стекломассы, вспенивая ее и затрудняя процесс осветления.

Химические добавки – осветлители разлагаются в стекломассе при высоких температурах и образуют крупные пузыри, в которые выделяются газы, перенасыщающие стекломассу. Так как стекломасса перенасыщена главным образом углекислым газом, осветлители должны выделять в нее другие газы (например, SO2, O2, Н2O). Кроме того, осветлители понижают поверхностное натяжение на границе газ–расплав Na2SO4, Sb2O3 и др.) или же снижают вязкость стекломассы (фториды, соединения бора). Для ускорения осветления практикуют также бурление (барботаж) – пропускают через расплав по определенному режиму крупные пузыри паров воды, воздуха, кислорода.

При низкой вязкости стекломассы ее осветлению способствуют механическое перемешивание, вибрация, ультразвуковые колебания, центрифугирование. Практическое применение пока получило механическое перемешивание.

### 2.1.4. Гомогенизация и студка стекломассы

По окончании провара шихты стекломасса состоит из микроучастков (ячеек) разнородных расплавов. Силикатные расплавы, образующиеся вокруг разных зерен песка в процессах силикато- и стеклообразования, различаются по своему химическому составу, так как соотношение компонентов, покрывающих или окружающих зерна, не может быть совершенно одинаковым во всех точках шихты или расплава; к тому же зерна песка имеют разные размеры. Ячейки отделяются одна от другой поверхностями раздела, образовавшимися под действием сил поверхностного натяжения.

Если шихта плохо перемешана и составлена из материалов неоднородного зернового состава, области разнородных расплавов увеличиваются в размерах и различия в их химических составах становятся более резкими. При движении в бассейнах стекловаренных печей разнородные участки растягиваются в слои и тонкие нити, которые при определенном различии в химических составах и показателях преломления можно увидеть в готовом стекле в форме так называемых свилей. Химическая неоднородность в виде слоев, неразличимых невооруженным глазом, а еще больше – в форме свилей вызывает появление в стекле механических напряжений, увеличивающих его хрупкость и нередко приводящих к растрескиванию изделий. Поэтому при подготовке стекломассы к выработке ее необходимо сделать химически однородной.

Состав стекломассы, как и состав любой жидкости, выравнивается путем молекулярной диффузии; однако в отличие от маловязких жидкостей с помощью только одной диффузии стекломассу гомогенизировать невозможно: скорость диффузии в вязких силикатных расплавах крайне мала (примерно 10–6 см2/сут.).

Для того чтобы гомогенизировать стекломассу, ее нужно привести в движение. Из-за высокой вязкости стекломассе нельзя сообщить вихревое (турбулентное) движение, при котором перемешивание происходит более активно и полно. Тем не менее, даже при свойственном стекломассе ламинарном течении пограничные пленки разнородных ячеек растягиваются в тончайшие слои или нити с развитой поверхностью контакта. Вблизи этой поверхности облегчается взаимная диффузия контактирующих расплавов и уменьшаются различия в их химическом составе. Такую гомогенизирующую работу выполняют потоки движущейся стекломассы, а также пузыри, поднимающиеся внутри расплава: они растягивают пограничные пленки ячеек, не разрывая их.

Для получения однородной стекломассы прежде всего необходима однородная шихта, тщательно перемешанная и увлажненная, а по возможности и уплотненная. При загрузке в печь шихта не должна распыляться и расслаиваться; необходимо точно соблюдать ее постоянное соотношение по массе с обратным боем стекла. Гомогенизацию стекломассы облегчают высокая температура и минимальная вязкость расплава.

При современных интенсивных методах подготовки стекломассы широко применяют искусственные средства гомогенизации – бурление и механическое перемешивание расплава. Способствует гомогенизации стекломассы и ее электрический подогрев.

Степень химической однородности стекла характеризуется разбросом значений его физических свойств (чаще всего, плотности или показателя преломления) внутри пробы с определенной массой. Для оценки однородности исследуют, в какой мере проба стекла, измельченного в порошок, разделяется на фракции с разными свойствами, например, с разной плотностью. Для этого пробу помещают в специальную жидкость, плотность которой при комнатной температуре равна плотности стекла. Затем температуру жидкости изменяют, при этом ее плотность изменяется в большей степени, чем плотность стекла. Из пробы стеклянного порошка при каждой новой температуре жидкости выпадает та его фракция, плотность которой равна плотности жидкости. Измеряют интервал температур жидкости, в котором происходит разделение порошка. Измерения производят на центрифуге, с помощью которой облегчают разделение. Температурный интервал разделения тем меньше, чем однороднее стекло; например, для хорошего листового стекла интервал температур равен 2°С, а для оптического стекла высокой однородности – 0,5°С.

Последней стадией подготовки стекломассы к выработке является ее охлаждение (студка), которое начинают вести в конце стадий осветления и гомогенизации расплава. Так как полностью охлажденная стекломасса имеет слишком большую вязкость для того, чтобы ее можно было осветлить или гомогенизировать, то обе эти стадии должны завершиться в начале охлаждения. В этих целях охлаждение сначала ведут медленно до температуры стекломассы порядка 1300°С, после чего скорость студки можно увеличить в любых доступных пределах.

На стадии охлаждения стекломасса должна приобрести температурную однородность в вырабатываемом объеме. Для этого в процессе студки температуру стекломассы понижают непрерывно и равномерно по объему без случайных местных перегревов или переохлаждения отдельных участков расплава. Механическое перемешивание расплава, практикуемое для его химической гомогенизации, эффективно способствует и выравниванию температуры стекломассы.

Работа 2.4. Лабораторная варка стекла

В лабораторных условиях различные по химическому составу стекла варят в тиглях небольшой вместимости от 50 до 200 мл.

Большое  значение имеет правильный расчет шихты, точное дозирование и тщательное смешивание компонентов шихты, обоснованный  выбор условий и соблюдение режима варки.

Правильный выбор материала тиглей зависит от состава стекла и режима варки. Стекла, к которым не предъявляется особых требований по содержанию примесей и температура варки которых не превышает 1450…1500°С, варят в шамотных тиглях. Для варки стекол, содержащих значительные количества оксидов бора, свинца, бария, щелочных металлов, а также соединения фтора, применяют корундовые тигли, на 97% состоящие из Al2O3. Платиновые тигли применяют для варки стекол, в которых  нежелательно присутствие примесей вследствие растворения материала тигля. В последние годы используют также стеклоуглеродистые тигли, варку стекла в этом случае ведут в специальной атмосфере.

Характеристика печей.  В лабораторной практике чаще всего используют электрические печи сопротивления с карборундовыми нагревателями, позволяющими получать температуру 1350…1500°С. Карборундовые нагреватели в зависимости от структуры карборунда и вида связки имеют названия: глобар, силун, силит и др. Силитовые нагреватели имеют длительный срок службы при 1350…1400°С, а при 1500…1550°С быстро перегорают. Силитовые нагреватели изготовляют в виде трубок или стержней.

Эффективность работы электрических печей сопротивления с силитовыми нагревателями зависит от количества нагревателей, правильного и надежного подключения  электрического тока, тепловой изоляции. Разрез лабораторной силитовой печи для варки стекла, рассчитанной  на  установку от 2 до 4 тиглей вместимостью 100 мл, показан на рис. 2.4.

Рис. 2.4.  Электрическая лабораторная стекловаренная печь (разрез):

1 – корпус; 2 – крышка; 3 – силитовые  стержни; 4 – термопара;

5 – подставка; 6 – тигель

4

1

2

3

5

6

Для поддержания заданного теплового режима в печи необходим контроль и регулирование температуры. Контроль температуры осуществляют чаще всего термоэлектрическими и оптическими пирометрами.

Принцип работы термоэлектрического пирометра (термопары) состоит в том, что при нагревании спая двух различных металлов возникает разность потенциалов, величина которой зависит от природы металлов и разности температур нагретого спая и холодных концов термопары. Термопара состоит из двух проводов диаметром 1…5 мм и длиной 1…2 м. Измеряя величину разности потенциалов с помощью гальванометра, шкала которого проградуирована для соответствующей термопары, определяют температуру в печи.

При измерении температур до 900°С применяют хромель-алюмелевые, до 1500°С – платино-платинородиевые термопары.

Измерение температур оптическим пирометром основано на сравнении яркости свечения нагретого тела с яркостью эталонного источника излучения, расположенного в пирометре.

Шихту загружают в тигли перед их установкой в печь. Обычно тигли заполняют  наполовину их объема, учитывая склонность шихты к пенообразованию. Досыпку в тигли в процессе варки (один или два раза) производят предварительно приготовленными брикетами шихты.

При загрузке тиглей в печь составляют схему их расстановки. Такая схема необходима для извлечения тиглей после окончания варки в нужном порядке. Одновременно в печь для варки стекла можно установить разное число тиглей в зависимости от размеров пода печи и самих тиглей.

Перед варкой стекла  устанавливают тепловой режим, в котором необходимо предусмотреть скорость повышения температуры, максимальную температуру и длительность выдержки при ней, а также режим охлаждения печи. Обычно тепловой режим представляют в виде графика в координатах «температура–время» (рис. 2.5).  В зависимости   от химического состава стекла температурный график варки может значительно различаться.

При выборе теплового режима варки стекла ориентируются на практический опыт или расчетным способом устанавливают соответствующие характеристические температуры. Скорость нагрева шихты при варке стекла в лабораторных условиях обычно составляет 150…300° в час, длительность выдержки  при максимальной температуре 1…3 ч.

Окончание варки устанавливают визуальным осмотром пробы стекла, взятой на стальной прут. Стекло считается сваренным, если проба не содержит непроваренных частичек шихты, однородна и в ней имеются только отдельные  крупные пузырьки газа.

1500

1000

500

0

Т,°С

Время, ч

2               4             6              8              10            12

Досыпка

Рис. 2.5. Температурный режим  варки стекла

Соблюдение температурного режима контролируют обычно по гальванометру, соединенному с термопарой. Температуру записывают в лабораторный журнал каждые 30 мин.

Изделия из стекла формуют, как правило, отливкой. Для этого необходимо иметь металлический стол и соответствующие формы. В лабораторных условиях формуют несложные изделия в виде плиток, штабиков и т.д. Стекло отливают в форму непосредственно из тигля, для чего его вынимают из печи и поддерживают специальными щипцами. Когда нет необходимости изготовлять изделия из стекла, тигли могут оставаться в печи и охлаждаться вместе с ней. При необходимости стекломассу можно гранулировать, выливая в сосуд с водой объемом 2…3 л.

Выработанные изделия должны быть подвергнуты отжигу. Температурный режим отжига может быть определен расчетным путем. Стекла отжигают в муфельных печах. Если тигли после варки остаются в печи, то охлаждение печи совмещают с отжигом. Качество отжига необходимо проверить при помощи полярископа или поляриметра.

Выработанные и отожженные стекла подвергают тщательному визуальному осмотру для оценки варочных свойств. Особенно удобно это сделать по стеклам, оставленным охлаждаться в тиглях вместе с печью. Для этого тигель со стеклом следует разрезать на две части карборундовым или алмазным диском. Полученный срез стекла шлифуют и полируют, после чего его визуально осматривают. Определяют количество непроварившихся частичек, отмечают места их скопления, подсчитывают число пузырей в стекле, также отмечая места их скопления, устанавливают окраску стекла и другие особенности. Одновременно изучают степень разъедания стенок тигля. Обычно наибольшее разъедание наблюдается у уровня поверхности  стекломассы.

При необходимости дают характеристику степени однородности стекла путем определения температурного интервала расслоения порошка стекла при его центрифугировании или разброса показателей преломления.

Результаты визуального осмотра качества полученных стекол  записывают в табл. 2.6.

Таблица  2.6

Оценка варочной способности стекла

| Тип стекла, состав | Температура и время варки | Оценка стекла |  |  |  |  | Разъе- дание тигля | Другие особен-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | провар | освет- ление | наличие свилей | однородность | окрашенность |  |  |

Полученные стекла оставляют для дальнейших исследований.

## 2.2. Интенсификация процесса стекловарения

Высокую единичную производительность любых установок, в том числе стекловаренных печей, экономически наиболее выгодно получать путем интенсификации технологического процесса и увеличения выхода продукции с единицы производственной площади.

Повышение эффективности стекловарения связано, прежде всего,  с его интенсификацией. Способы интенсификации можно подразделить на три группы:

- термические;

- физико-химические;

- гидродинамические.

Основная роль в интенсификации стекловарения принадлежит термическим способам.

Главный метод интенсификации варки стекла — увеличение количества теплоты, передаваемой шихте и стекломассе в зоне варки. В пламенных печах, где сверху в шихту и стекломассу поступает 60–70 % всего воспринимаемого ими количества теплоты, это достигается увеличением теплового напряжения1 с соответствующим повышением температуры печи. Очень большое значение имеет организация факелов, которые должны покрывать 80 % площади отапливаемой части печей и максимально приближаться к поверхности шихты и стекломассы в зоне варки. Для этого увеличивают ширину влетов горелок ванных печей и уменьшают ширину простенков между ними; придают определенный наклон поду и понурому своду горелок; практикуют подачу газа в горелки через несколько сопел, подведенных снизу или установленных в стенах горелок.

Во избежание уноса шихты пламенными газами при приближении факелов к ее поверхности увеличивают размеры загрузочных карманов в продольном направлении и располагают над ними ряд выносных загрузочных арок, чтобы создать как бы форкамеры, обогреваемые излучением и газами печи, где шихта успевает нагреваться и превратиться в спек до момента поступления в печь.

Увеличивают теплоотдачу от факела пламени, прежде всего, путем повышения его температуры. Для этого улучшают смешивание газа и воздуха путем вдувания воздуха под давлением в сопла газовых горелок. Кроме того, для повышения температуры пламени воздух для горения нагревают до максимально высокой температуры; в последние годы для этих целей добавляют к воздуху кислород.

Теплоотдачу от факела повышают также увеличивая его излучательную способность (светимость). Факел горения природного газа несветящийся – прозрачный. Светимость факела повышают путем поддержания в горелках зоны варки коэффициента избытка воздуха не более 1,06–1,08 (для сохранения в нем светящихся частиц сажистого углерода).

С повышением средней температуры в зоне варки на 10° удельный съем стекломассы с отапливаемой части печи возрастает на 4—5 %. Несмотря на то что для повышения температуры в печи приходится увеличивать общий расход топлива, удельный его расход снижается, так как с данной площади печи снимают больше стекломассы.

Мощное средство интенсификации процесса стекловарения –электрический подогрев стекломассы в зоне варки. Электроподогрев позволяет наряду с увеличением количества теплоты, переносимого сыпочным потоком в зону провара шихты, повысить температуру стекломассы в квельпункте и усилить сыпочный цикл потоков, облегчить осветление расплава и снизить общий расход теплоты в печи. Он особенно эффективен при варке стекол с низкой лучепрозрачностью, в этом случае его применение позволяет увеличить съем стекломассы на                    50– 60 %.

В последние годы в связи с появлением высокоустойчивых огнеупорных материалов для кладки бассейнов ванных печей температуру стекломассы в них повышают также путем тепловой изоляции дна и стен бассейна ниже уровня стекломассы.

Увеличить количество теплоты, поступающей в стекломассу в зоне варки, можно также с помощью ее бурления воздухом в местах расположения куч шихты: поднимающиеся пузыри раздвигают шихту и пену и открывают поверхность расплава, увеличивая проникновение теплоты в стекломассу. Подъем пузырей активизирует обмен стекломассы под шихтой. Благодаря этому ускоряются провар зерен песка и гомогенизация расплава.

В проточных печах для получения тарного, строительного и технического стекла бурление используют и для облегчения гомогенизации стекломассы; в этих целях расплав бурлят в зоне квельпункта. Воздух подводят с помощью корундовых сопел в жароупорных чехлах, установленных в дне печей; его расход составляет порядка 0,1 м3/ч. Воздух очищают от влаги, масла и пыли и подают импульсно с частотой                     12–20 пузырей/мин. Оптимальный диаметр пузырей 120–200 мм.

Физико-химические способы интенсификации можно разделить по стадиям технологического процесса приготовления шихты и варки стекла.

На стадии приготовления шихты интенсификация стекловарения может быть осуществлена путем замены одного из компонентов шихты более активным, уплотнения шихты (брикетирования, гранулирования), использования специальных, например, гидротермальных способов приготовления шихты.

Замена части карбоната натрия раствором NaOH ускоряет процесс варки стекла благодаря тому, что водный раствор NaOH обволакивает зерна песка, и силикатообразование начинается при более низких температурах, чем при использовании одного карбоната натрия.

Интенсифицирующий эффект при использовании уплотненной шихты обусловлен:

- увеличением поверхности соприкосновения между частицами сырьевых материалов;

- повышенной теплопроводностью шихты по сравнению с сыпучей,  что способствует лучшему проникновению тепла в ее массу;

- возможностью использования очень мелких фракций песка.

Одним из способов интенсификации стекловарения является применение гидротермальной шихты, которая обладает высокой дисперсностью, химической однородностью и чистотой. Плотность гидротермальной шихты в зависимости от химического состава составляет                  500–700 кг/м3. При влажности 20–25% и давлении 5–10 МПа без применения специального связующего можно получить шихту плотностью 1500–1700 кг/м3 в виде брикетов.

Механизм образования стекломассы из гидротермальных шихт отличается от механизма варки обычных стекольных шихт. В первом случае стадия силикатообразования в основном завершается в процессе получения шихты, а растворение кварца в расплаве протекает иначе, чем при варке обычной шихты. Остаточный кремнезем в гидротермальных шихтах находится в тонкодисперсном состоянии и равномерно распределен в массе силикатных компонентов шихты. Повышенная реакционная способность гидротермальных шихт обусловлена тем, что их основными составляющими являются аморфные гидросиликаты щелочных и щелочноземельных металлов в смеси с аморфным кремнеземом. Ускорению процесса стеклообразования способствует однородность гидротермальных шихт, а также присутствие в гидросиликатах связанных молекул воды, удаляющихся только в процессе варки.

Интенсификация стекловарения может быть достигнута также при введении в состав шихты химических ускорителей.

Гидродинамические способы интенсификации заключаются в применении перемешивания и бурления для ускорения взаимодействия компонентов расплавов и гомогенизации стекломассы.

В стекловаренных ванных печах с высокими удельными съемами стекломассы производственный (рабочий) поток подавляет конвективную циркуляцию, вследствие этого в них необходимо гомогенизировать стекломассу принудительно. В больших ванных печах листового стекла в последнее время для принудительной гомогенизации используют перемешивание стекломассы в выработочных отделениях печей с помощью механических мешалок. Последние имеют в большинстве случаев форму вертикального пропеллера с лопастями, погруженными в стекломассу. Мешалки делают из термостойких и стеклоустойчивых огнеупоров и вводят в полость печей с помощью водоохлаждаемых штырей, проходящих через свод и приводимых во вращение механизмом, позволяющим изменять направление вращения и число оборотов. Мешалки устанавливают в ряд по ширине рабочего потока на глубину до          200–250 мм ниже поверхности расплава и сообщают им вращение со скоростью 9–16 мин–1. Перемешивание устраняет химическую и температурную неоднородность стекломассы

## 2.3. Пороки стекломассы

В случае нарушения технологического процесса в стекломассе, поступающей на выработку, могут появиться инородные включения – пороки, которые попадают в готовые изделия. В зависимости от вида и назначения стеклянных изделий в них допускается различное количество тех или иных видов пороков. Меньше всего пороков допускается в оптических и технических стеклах, а также в листовом стекле, полированном и технического назначения. Виды, количество и размеры допускаемых пороков нормируются таким образом, чтобы их присутствие не снижало заметным образом механическую прочность и термическую устойчивость изделий.

Различают три главные группы пороков стекломассы:

- газовые включения (пузыри, мошка);

- прозрачные стекловидные включения (свили, шлиры);

- непрозрачные твердые кристаллические включения (камни, кристаллы).

### 2.3.1. Газовые  включения

Газовые включения в стекле бывают очень большие (длина пузыря в листовом тянутом стекле может быть свыше 1 м) и очень малые (мошка – пузырьки диаметром менее 0,8 мм). Они могут быть окрашенными или бесцветными, могут содержать инородные включения или осадок; газовые включения располагаются на поверхности стекла и в его массе.

По источнику происхождения пузыри бывают первичные или вторичные. Первичными называют пузыри и мошку, оставшиеся в охлажденной для выработки стекломассе вследствие незаконченного осветления. Вторичные пузыри вновь образуются в чистой осветленной стекломассе в результате какого-либо воздействия, вызывающего выделение из стекломассы газов. К вторичным относят также пузыри, занесенные в стекломассу механически, извне.

Первичные пузыри остаются в стекломассе при затянувшемся осветлении, что может быть вызвано неравномерным зерновым составом песка или недостатком осветлителей и влаги в шихте. Главные причины, однако, это недостаточное время пребывания стекломассы в зонах варки и осветления и ее низкая температура из-за чрезмерного проталкивания шихты загрузчиками, завышенных съемов стекломассы, недостаточного подвода теплоты или ее неправильного распределения по длине зон варки и осветления, что ведет к ослаблению потоков сыпочного цикла. В периодических печах стекломасса может осветляться не полностью также при недостаточной продолжительности осветления и слабом бурлении. В ванных печах первичные пузыри имеют, как правило, мелкие размеры (чаще всего это мошка).

Вторичные пузыри чаще всего возникают при повторном нагревании стекломассы, содержащей остатки карбоната и сульфата натрия. Опасная температура разложения этих остатков для промышленных расплавов 1150–1200°С.

Перегрев поверхности стекломассы опасен и в зоне осветления, так как образующаяся вторичная пена легко перетекает через квельпункт в выработочный поток. Перегреть стекломассу можно не только в результате завышенного расхода топлива, но также при изменении коэффициента избытка воздуха, повышении светимости пламени или при чрезмерном приближении факела к поверхности расплава.

Распространенный источник вторичных пузырей – повышение прозрачности стекломассы в инфракрасной области спектра, ведущее к повышению температуры по глубине стекломассы. Оно связано, как правило, со снижением общего содержания оксидов железа в стекле или уменьшением доли двухвалентного железа.

Вторичный подогрев стекломассы в непрерывно действующих ванных печах опасен, начиная с квельпункта. Он тем опаснее, чем зона, в которой он происходит, находится ближе к месту выработки.

### 2.3.2. Стекловидные включения

При определенных условиях в стекломассе могут образоваться «нити» чужеродного стекла, называемые свилями. Они отличаются от массы расплава по химическому составу и физическим свойствам: показателю преломления, вязкости, поверхностному натяжению, плотности, иногда по цвету. Свили бывают поверхностными («рельефными») или внутренними в массе стекла. Они имеют форму грубых или тонких нитей или узелков, чаще всего с «хвостиками»; иногда свили еле заметны и выявить их можно только специальными методами (травлением стекла, просмотром в поляризованном свете и т. д.).

Причинами образования свили могут быть:

- неполная ассимиляция в расплаве зерен сырьевых материалов;

- неправильное дозирование компонентов шихты и плохое ее смешивание, вызывающие эпизодические нарушения заданного соотношения компонентов во времени или в объеме отвеса;

- загрузка в печь боя стекла иного состава, чем стекломасса из шихты;

- выплавление щелоков;

- перетекание неоднородной стекломассы за пределы квельпункта, вызванное слишком большим съемом или неправильным распределением теплоты по длине ванной печи;

- изменение трасс потоков с вовлечением застойной стекломассы из глубины бассейна и др.

Источниками образования свилей часто бывают огнеупорные материалы кладки печей и преград. В бассейнах печей огнеупоры разъедаются стекломассой и щелоками с образованием вязкого контактного стекла; из огнеупоров выплавляется стекловидная фаза. Эти расплавы вымываются движущейся стекломассой и образуют в ней инородные нити – свили. В верхнем строении печей на огнеупоры химически воздействуют пыль и пары щелочных компонентов шихты. Продукты этого взаимодействия появляются на своде, стенах и заклинках в форме натеков и капель, которые стекают в стекломассу, образуя округлые стекловидные включения (шлиры), обычно окрашенные соединениями железа.

Вблизи мест выработки стекла стекломасса имеет повышенную вязкость, поэтому свили и шлиры уже не успевают в ней раствориться. Если же эти включения образовались в варочном бассейне, то при достаточно долгом пребывании в печи они могут смешаться с основной стекломассой. Способность стекловидных включений растворяться в массе расплава зависит главным образом от их поверхностного натяжения. У кремнеземистых свилей оно меньше, чем у стекломассы, и они относительно легко растворяются. Глиноземистые же свили, поверхностное натяжение которых выше, чем стекломассы, растворяются с трудом.

Происхождение свилей легко определить, если в них содержатся остатки кристаллических включений, распознаваемых под микроскопом. Значительно труднее установить происхождение прозрачных («пустых») стекловидных шлиров и свилей. Коэффициент преломления или плотность свили в этом случае не всегда показательны, так как у кремнеземистых и шамотных свилей они близки. Однако повышенные значения этих свойств указывают на глиноземистое или бакоровое происхождение свилей, а пониженное сравнительно с чистым стеклом – на кремнеземистую их природу. Наиболее точно химический состав свилей можно определить современными методами рентгено-флюоресцентного анализа или при помощи электронного микроанализатора.

### 2.3.3. Твердые включения

Твердые включения – опасный порок стекломассы; они вызывают появление в стекле сильных местных напряжений, которые понижают механическую прочность и термическую устойчивость изделий и подчас приводят к их самопроизвольному разрушению. Если твердое включение частично растворилось в стекле, ему обычно сопутствуют «хвостики» свили.

По происхождению твердые включения (камни) могут быть:

- шихтными (частицы непровара);

- камнями от огнеупоров (от бассейна, преград, свода и т. д.);

- продуктами кристаллизации стекломассы;

- сульфатными (щелочными);

- «черными точками» и посторонними загрязнениями.

Представление о характере включений можно получить, рассматривая их под лупой. Детальное исследование проводят под микроскопом, для чего исследуют шлифы включений толщиной около 0,01 мм. При этом кроме структуры включений и формы кристаллов определяют оптические свойства, характерные для каждого вещества. Петрографическое исследование при необходимости дополняют химическим анализом камней, тщательно отделенных от стекла. Очень удобен рентгенофазовый метод анализа, при котором рентгенограмму включения сравнивают с типовыми рентгенограммами различных веществ.

Шихтные включения – это остатки не полностью проварившихся материалов шихты. Причины их появления:

- сырьевые материалы, тугоплавкие или содержащие трудно проваривающиеся примеси, недостаточно измельчены и просеяны через слишком крупные сита;

- песок содержит примеси тяжелых минералов;

- в шихте в результате неправильного взвешивания не хватает плавней;

- в результате плохого перемешивания шихты образовались участки, обедненные плавнями, обогащенные тугоплавкими компонентами;

- шихта расслоилась во время перевозки к ванной печи или при загрузке, вследствие того, что она была недостаточно увлажнена или ссыпалась с большой высоты;

- в печи поддерживался неправильный тепловой режим (недостаток теплоты и низкая температура в зоне варки) или практиковались чрезмерно высокие съемы стекломассы;

- при варке образовалась кремнеземистая пена (кристобалит).

К шихтным включениям, возникающим уже при незначительном ухудшении провара, относятся корунд из пегматита и тугоплавкие минералы тяжелой фракции песка (например, кианит, силлиманит, циркон, хромит). Кианит и силлиманит представляют собой веретенообразные или слегка удлиненные включения с высоким показателем преломления; внешне они имеют вид мелких белых прозрачных включений с двумя усиками. Хромит – включение черного цвета с зеленоватым металлическим блеском. Включения циркона под микроскопом также кажутся черными вследствие очень высокого преломления.

При еще меньшей степени провара к указанным включениям добавляются непроваренные кварцевые зерна, комочки глиноземистых компонентов, включения кремния (из известняка, мела или сульфата натрия). Непроварившиеся кварцевые зерна имеют характерную трещиноватую структуру, по краям изъедены, растворены, кристобалитизированы и окружены пузырьками; их периферийный слой имеет более низкий показатель преломления, чем стекло. Зерна глинистых компонентов по периметру перерождаются в полевые шпаты с характерной косой спайностью или в нефелины, имеющие гребенчатое строение и светло-серую окраску в поляризованном свете.

Шихтный «кристобалит» состоит из скоплений кварцевых зерен, сильно кристобалитизированных и пронизанных пузырьками, а часто и прослойками стекла желтого цвета.

Камни от огнеупоров образуются, прежде всего, из-за дефектов материалов, применяемых для кладки печей: неплотной структуры, трещин и раковин, низкой стеклоустойчивости стекловидной фазы (в электроплавленых огнеупорах) и т. п.

Другие причины их появления связаны с недостатком пуска и эксплуатации печей: резкими колебаниями температуры, интенсивным испарением и распылением щелочей, высоким давлением газов в печном пространстве, длинным коптящим или чрезмерно коротким и горячим факелом, колебаниями уровня стекломассы, недостаточным охлаждением кладки, присутствием щелоков и т. д.

Камни кристаллизации могут появиться в результате длительного пребывания стекломассы при температуре, наиболее благоприятной для образования и роста кристаллов; неправильного химического состава стекла; наличия в стекле химически неоднородных участков, газовых пузырьков, грязи и пыли.

В зависимости от состава стекол в них могут кристаллизоваться различные соединения. В обычных промышленных стеклах (листовом, тарном) чаще всего образуются кристаллы силиката натрия–кальция состава Na2O∙ЗСаО∙6SiO2 (девитрит), имеющие вид «метелок», а в боросиликатных высококремнеземистых стеклах (пирекс) – кристобалит в виде тонких иголочек. Для циркониевых стекол характерны черные дендриты.

Для уменьшения опасности кристаллизации составы промышленных стекол подбирают таким образом, чтобы температура их выработки была выше опасного интервала кристаллизации на 25–30°С. Уничтожить появившиеся кристаллы можно хорошим прогревом.

Сульфатные (щелочные) включения представляют собой затвердевшие капли сульфата натрия. Они имеют характерную трещиноватую структуру. Источниками их появления могут быть:

- щелочные капли, образовавшиеся в стекломассе в зоне варки из-за низкой температуры и недостаточного восстановления Na2SO4;

- щелоки, образовавшиеся в зоне выработки вследствие взаимодействия щелочей в поверхностном слое расплава с сернистым газом и кислородом атмосферы печи;

- осадок сульфата натрия, образовавшийся на поверхностях холодильников вблизи мест выработки (вследствие конденсации паров сульфата из атмосферы зоны выработки) и ссыпавшийся на стекломассу.

Сульфатные включения, зародившиеся в ванной печи, чаще всего мелкие, полупрозрачные, с тонким слоем трещиноватого осадка. В сульфатных камнях, образовавшихся вблизи места выработки, осадок более плотный, а включения нередко имеют очень большие размеры. Щелочные включения ликвидируют повышением температуры и созданием восстановительных условий в зоне варки. Для этого увеличивают содержание углерода в шихте и уменьшают количество воздуха, подаваемого в печь. Если на поверхности стекломассы в зоне выработки имеются щелоки, то не следует производить каких-либо операций, которые могут их «замешать» в расплав.

«Черные точки» при рассмотрении под микроскопом характеризуются резкими контурами и зеленоватым металлическим блеском в отраженном свете. Химическим и спектральным анализом установлено, что это хромшпинелиды (хромиты) с температурой плавления около 2000°С, трудно растворимые в стекле. Причина появления таких включений – загрязнение сырья (в особенности песка, доломита или угля) хромистыми рудами или огнеупорами при железнодорожных перевозках. Иногда хромистые минералы встречаются в тяжелой фракции песков. В этом случае зерна хромитов имеют не угловатую, а окатанную форму.

## Контрольные вопросы к разделу 2

- Из каких стадий состоит процесс стекловарения?

- Какие физические, химические и физико-химические процессы протекают на стадии силикатообразования?

- Какие первые химические реакции протекают в шихте листового стекла при 300-400°С

- В результате каких процессов в шихте появляется жидкая фаза?

- Как интенсифицировать процесс силикатообразования?

- Какова методика расчета расхода тепла на силикатообразование?

- Какое количество свободного кремнезема в шихтах тарных и листовых стекол?

- В чем заключается сущность стадии стеклообразования?

- Какие физико-химические процессы обусловливают стадию стеклообразования?

- Какие факторы оказывают существенное влияние на скорость процесса стеклообразования?

- Каковы источники газов, присутствующих в стекломассе?

- Каков механизм действия осветлителей? Приведите примеры.

- Какие гидродинамические методы используют для ускорения процесса стекловарения?

- Как определить степень однородности стекла?

- Охарактеризуйте лабораторную электрическую печь сопротивления для варки стекла?

- Какие термопары используют для контроля температурного режима варки?

- Какие тигли используют для варки стекол в лабораторных условиях?

- В чем состоит  визуальный анализ стекла, сваренного в лаборатории?

- Каким образом классифицируют способы интенсификации процесса стекловарения?

- Охарактеризуйте термически способы интенсификации стекловарения.

- Как осуществить интенсификацию стекловарения на стадии подготовки шихты?

- Каким образом классифицируют пороки стекла?

- Что такое первичные и вторичные пузыри в стекле?

- Каковы причины образования свили в стекле?

- Каковы причины появления в стекле шихтных включений?

# 3. Формование

## 3.1. Основы процесса

Превращение стекломассы в стеклянные изделия – формование или выработка – может осуществляться разнообразными способами. Из стекла можно изготовлять мельчайшие изделия (бисер, миниатюрные электронные лампочки, тончайшее стекловолокно диаметром в доли микрона) и изделия больших размеров и массы (витринные стекла площадью 15–20 м2, диски для телескопов диаметром несколько метров, высокие стеклянные колонны и т. д.).

Возможность формования стекломассы в пластичном состоянии связана, прежде всего, с особенностями изменения ее вязкости в зависимости от температуры. Как мы уже знаем, готовая текучая стекломасса по мере охлаждения становится пластичной. Пластичность расплава позволяет ему принять заданную форму; затем полученное изделие охлаждают, и приданная ему форма фиксируется в процессе затвердевания изделия.

Интервал температур, при которых стекло отформовывают, называют интервалом формования или выработки. В этом интервале вязкость стекла изменяется от 102 до 107 Па∙с, изделие полностью отвердевает при вязкости, равной 1012 Па-с.

Температуры и вязкости, соответствующие выработке, зависят от состава стекла и способа формования. Так, например, вязкость при вытягивании листового стекла составляет 103,5 Па∙с, вязкость при выдувании тарных изделий – 102,2 Па∙с, при прессовании — 102,7 Па∙с. Скорость изменения вязкости стекломассы во времени (скорость затвердевания), зависящая от состава и цвета стекла, определяет необходимое время формования и производительность выработки изделий.

Во всех случаях скорость и продолжительность этого процесса обусловлены двумя его стадиями.

Формообразование – придание пластической стекломассе требуемой конфигурации формуемого изделия в результате приложения внешних сил, характер действия которых обусловлен видом изделия и применяемым способом его формования.

Фиксация формы – закрепление конфигурации отформованного  стеклоизделия в результате его твердения, характер которого обусловлен видом стекла, изделия и применяемым способом охлаждения.

Процесс формования любого стеклоизделия начинается со стадии его формообразования и завершается стадией фиксации формы изделия, которая продолжается по существу в течение всего хода процесса формования. Поэтому в общем виде процесс формования характеризуется следующими условиями:

V1  ≥  V2   и   t1 ≤ t2 ,

где V1, V2, t1 и t2 –скорость и время первой и второй стадии процесса формования соответственно.

Практически формообразование изделия осуществляется значительно быстрее, чем фиксация его формы. Поэтому часть времени (t2 – t1) затрачивается  только на охлаждение и твердение изделия и является непроизводительной. На практике стремятся к максимально возможному увеличению скорости фиксации формы и сокращению за счет этого продолжительности всего процесса формования.

Для определения и регулирования в нужном направлении продолжительности всего процесса формования и отдельных его стадий необходимо, прежде всего, знать характер температурного изменения вязкости, а также скорость охлаждения и твердения стекломассы (формуемого изделия) и возможные технологические способы изменения этих параметров.

Скорость твердения стекломассы характеризуется скоростью нарастания вязкости при её охлаждении, а, следовательно, зависит, прежде всего, от хода кривой lgη = f(t), то есть от температурного градиента вязкости (Δη/Δt).

Из рис. 3.1 следует, что «длинные» стекла характеризуются более пологим ходом кривой вязкости, а следовательно, меньшим температурным градиентом вязкости (Δη/Δt1) , и обладают меньшей скоростью твердения, тогда как «короткие» стекла с более крутым ходом кривой вязкости и большим температурным градиентом вязкости (Δη/Δt2) твердеют значительно быстрее.

lgη, Па.С

600                 800                    1 000                       1 200                  1 400

Температура, °С

2

1

Δt2

Δt1

Рис. 3.1. Температурные зависимости вязкости

для «длинного» (1) и  «короткого»  (2) стекол

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Однако температурный градиент вязкости не учитывает фактор времени. Количественно скорость твердения стекломассы выражается интенсивностью нарастания вязкости со временем при охлаждении стекла, то есть временным градиентом вязкости (Δη/Δτ), значения которого определяются ходом кривой твердения стекломассы  lgη = f(τ).

Таким образом, скорость твердения стекломассы в процессе формования стеклоизделия обусловлена температурным и временным градиентами вязкости.

Наибольшее влияние на скорость охлаждения стекломассы в процессе её формования оказывают: масса и поверхность формуемого изделия, удельная теплоемкость стекла, начальная и конечная температуры стекломассы (стеклоизделия), интенсивность лучеиспускания поверхности стекломассы,  теплопрозрачность стекломассы, температура внешней (контактной) охлаждающей среды (форм, пуансонов, прокатных валков и др.), с которыми стекломасса соприкасается в процессе формования.

В отличие от бесцветных окрашенные стекла обладают пониженной теплопрозрачностью. Для таких стекол наблюдается замедленное охлаждение и твердение внутренних слоев при одновременном очень быстром охлаждении и твердении наружного поверхностного слоя. По силе влияния на уменьшение теплопрозрачности окрашивающие оксиды располагаются в следующий ряд: СoO > CuO > FeO > Mn2O3 > Cr2O3.

Важную роль в процессе формования стекломассы играет также ее поверхностное натяжение. Оно может действовать положительно или отрицательно в зависимости от способа формования. Благодаря этому свойству удается выдуть без формы тонкостенный круглый пузырь – заготовку будущего изделия, ограничить растекание стекломассы по поверхности какого-либо материала, получить гладкую поверхность стекла при его огневой полировке. Однако при вытягивании или прессовании стекла поверхностное натяжение вызывает деформацию изделий – сужение вытягиваемых листов, закругление углов и ребер изделий.

Важнейшие способы формования стеклянных изделий — вытягивание, прокатка, растекание, литье, выдувание, прессование и центробежное формование (табл. 3.1).

Тепловой режим процесса формования должен быть таким, чтобы изделие до момента затвердевания успело приобрести окончательную форму и размеры. При выработке изделий необходимо, чтобы формующие приспособления оставляли как можно меньше отпечатков и следов на поверхности изделий, а для этого стекло при выработке не должно ни прилипать к формующей поверхности, ни переохлаждаться ею.

В температурной области формования обычно наиболее сильно проявляется склонность стекол к кристаллизации. Поэтому необходимо достигнуть максимально допустимой при формовании скорости охлаждения и твердения стекломассы и ориентироваться на применение более «коротких» стекол. Практически осуществить режим формования более «длинных» стекол значительно проще, чем «коротких», однако при этом замедляется скорость формования и снижается производительность стеклоформующих машин.

Таблица  3.1

Характеристика способов формования  обычного

натрийкальцийсиликатного стекла

| Способ формования | Рабочий интервал вязкости, Па.с | Интервал температу формования, °С | Градиент температуры между стекломассой и формующим устройством | Состояние поверхности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вытягивание Флоат Прокат Прессование Выдувание Моллирование Вспенивание | 103…107 103…1010 102…106 103…4.107 5.102.. 5.106 5.106.. 4.107 106…107 | 1050…700 1050…600 1150…800 1050…650 1100…750 750…650 800…700 | Незначительный >> ~800 ~600 ~500 Незначительный >> | Гладкая, огненно- полированная >> Неровная, кованая, бугристая с мелкой посечкой Кованость, мелкая посечка, швы от форм, тупые углы и грани Гладкая, огненно- полированная >> Неровная, губчатая |

## 3.2. Способы формования

### 3.2.1.Формование листовых стекол

Вытягивание листового стекла.

Если в текучую стекломассу погрузить конец плоского металлического листа, а затем поднимать этот лист, то стекломасса прилипнет к нему и будет вытягиваться вверх в виде плоской ленты. Однако под влиянием сил поверхностного  натяжения лента стекла при вытягивании постепенно суживается по ширине и толщине, пока не превратится в нить круглого сечения. Для получения листов стекла нужно предотвратить сужение, а для этого следует оттягивать края (борты) ленты. Ленту стекла при вертикальном вытягивании формуют двумя способами: лодочным и безлодочным.

Лодочный способ. Для формования  ленты стекла по этому способу используется лодочка – длинный прямоугольный керамический брус со сквозным продольным вырезом, переходящим в верхней части в узкую щель. Схема вытягивания стекла при помощи лодочки показана на рис. 3.2, а. В рабочем положении лодочка 2 погружена в бассейн со стекломассой 1, охлажденной до температуры выработки. Лодочка погружена так, что верхняя кромка щели, называемая губами лодочки, находится ниже уровня стекломассы в бассейне и на 40–50 мм ниже верхней плоскости лодочки, чтобы предотвратить затекание стекломассы через верх при погружении лодочки. В нерабочем положении лодочка свободно плавает на поверхности расплава, причем губы ее несколько возвышаются над этой поверхностью.

Рис. 3.2. Схема формования ленты стекла

способом лодочного вертикального вытягивания:

а – схема образования ленты стекла; б – схема подмашинной камеры; 1 – стекломасса;

2 – лодочка; 3 – холодильники; 4 – валики машины ВВС; 5 – бортодержатель; 6 – мост

При нажиме на лодочку сверху она погружается в стекломассу; при этом расплав выступает из щели под влиянием гидростатического напора, сцепляется с опущенной в нее металлической гребенкой – «приманкой» и оттягивается кверху с помощью валиков 4 машины вертикального вытягивания (ВВС), образуя непрерывную ленту стекла. Чтобы лента стекла не сужалась по ширине, ее края (борты) захватывают специальными приспособлениями – металлическими бортодержателями 5, а полотно ленты охлаждают с помощью холодильников 3.

Поднимаясь, стекло заходит в промежуток между парными асбестированными валиками машины ВВС, которые, сближаясь, соприкасаются с поверхностью ленты. Валики заключены в чугунную шахту. В этой шахте отформованная лента поднимаясь, охлаждается по заданному режиму – сначала медленно, затем быстрее. По выходе ленты из машины ее разрезают на листы, которые поступают на раскрой, сортировку и упаковку.

Безлодочное вытягивание. По такому способу лента стекла формуется со свободной поверхности стекломассы (рис. 3.3). Необходимые для формования ленты вязкости получают путём охлаждения определенного участка зеркала стекломассы 1 между подвесными огнеупорными элементами 2 (блоками). В стекломассу на глубину 70–120 мм погружают огнеупорное тело 6, направленное вдоль оси машины. Его назначение – быть экраном для излучения глубинного расплава и тем самым усиливать охлаждение потоков стекломассы, движущихся с обеих сторон к луковице над его поверхностью. Кроме того, луковица становится более устойчивой благодаря смачиванию стекломассой твердой поверхности.

Рис. 3.3. Схема формования ленты стекла

способом безлодочного вертикального вытягивания:

1 – стекломасса; 2 – L-блок; 3 – холодильник; 4 – валики машины БВВС;

5 – луковица; 5 – центральное погруженное тело

Оттягивают ленту кверху, как и при лодочном способе, при помощи асбестированных валиков машины БВВС (безлодочного вертикального вытягивания стекла). Поверхность стекломассы и ленты стекла в подмашинной камере при безлодочном способе вытягивания подвергают более интенсивному охлаждению, чем при лодочном. Благодаря высокоразвитой поверхности охлаждения по этому способу можно формовать ленту при более высоких температурах стекломассы по сравнению с лодочным способом. Края ленты удерживают бортоформующими приспособлениями с механическим приводом.

Прокат. Листовое стекло можно прокатывать на неподвижной плоскости при помощи катящегося вала (первый способ) или между двух валков, вращающихся навстречу друг другу (второй способ). Первый (самый старый) из этих способов – периодический; второй – непрерывный.

При периодическом прокате порцию стекла выливают на охлаждаемый металлический стол и прокатывают валом, катящимся по столу и разравнивающим стекло.

При непрерывном способе стекломасса поступает в промежуток между двумя цилиндрическими металлическими валками, вращающимися навстречу друг другу. Прокатываемой ленте стекла сообщается поступательное движение. Толщину стекла регулируют расстоянием между валками, а скорость проката – изменением скорости вращения валков. Во избежание прилипания ленты стекла к поверхности валков их охлаждают изнутри водой; охлаждение не должно быть слишком сильным, чтобы на ленте не образовались поверхностные трещины (посечки).

Слой стекломассы толщиной 75–80 мм поступает из выработочной части печи к прокатным валам машины по сливному брусу 9  по сливной линейке 8, расположенной между сливным брусом и нижним прокатным валом и закрепляемой на станине машины.  Высоту слоя стекломассы, поступающей к машине, регулируют подъемным шибером. Лента стекла при выходе из прокатных валов поступает сначала на приемную чугунную плиту, охлаждаемую водой, затем на приемный наклонный роликовый конвейер из асбестовых валов и далее для отжига в электрический лер. Полые прокатные валы машины изготовляют из легированной стали. Внутри они охлаждаются водой, которая подается через трубу.

Для нормального процесса прокатки необходимо некоторое натяжение ленты, которое создается за счет небольшого превышения (5–10%) скорости вращения валиков лера по сравнению со скоростью прокатных валков.

При повышении температуры стекломассы и температуры поверхности прокатных валов поверхность ленты стекла становится более гладкой, но уровень этих температур лимитируется прилипанием ленты стекла к валам и затеканием стекломассы в промежутки между сливной линейкой и валами.

Способом непрерывного проката изготовляют гладкое и узорчатое стекло, а также стекло, армированное металлической сеткой. В толще армированного стекла параллельно его поверхности находится металлическая сетка, что делает его безопасным, так как при разбивании осколки стекла удерживаются на сетке и стекло, даже при большом количестве трещин, сохраняет свою форму и не выпадет из рамы. Это свойство армированного стекла позволяет применять его для устройства фонарей промышленных зданий и остекления помещений с повышенными требованиями к безопасности и огнестойкости остекления.

Армированное стекло изготавливается толщиной 5,5 мм с допуском ±0,7 мм. Проволочная сетка с толщиной проволок 0,35–0,45 мм должна располагаться на расстоянии не менее 1,5 мм от поверхности стекла и не более 20 мм от края. Существуют два способа подачи металлической сетки в стекломассу. По одному из них металлическая сетка подается сверху (рис. 3.4), по другому – снизу (рис. 3.5).

Рис. 3.4. Схема формования армированного стекла при подаче сетки сверху:

1 – стекломасса; 2 – металлическая сетка; 3 – валик для направления сетки;

4 – прокатные валки; 5 – лента стекла; 6  укатывающий валик;

7 – печь для отжига стекла; 8 – сливная линейка; 9 – порог

Рис. 3.5. Схема формования армированного стекла при подаче сетки снизу

1 – печь отжига; 2 – лента стекла; 3 – валки конвейера; 4, 19 – прокатные валы;

5 – опорная труба; 6 – шамотный шибер; 7 – обогреваемая стенка из жароупорной стали;

8 – шамотная стенка; 9, 10 – шиберы; 11– стекломасса; 12 – сливной порог; 13 – сливная линейка; 14–16 – направляющие валики; 17 – выравнивающие вальцы; 18 – рулон сетки

При верхней подаче сетки она перед прокаткой листа подвергается продолжительному воздействию горячей стекломассы, что вызывает появление пузырей на границе «металл–стекломасса». При нижней подаче сетка защищена от излучения стекломассы огнеупорным дном устройства и соприкасается с горячей расплавленной стекломассой перед прокаткой значительно меньше времени, чем при первом способе. Скорость прокатки 150–250 м/ч. После прокатки армированное стекло отжигается в лере, длина которого зависит от скорости проката. Общее время отжига и охлаждения не превышает 30–40 мин.

Армированное стекло также изготовляют с узорчатой поверхностью и цветное. За рубежом наряду с обычным изготовляется полированное армированное стекло.

Прокатывая стекло и загибая его края в форме швеллера или коробки, получают профильное стекло. Этот метод используют и для производства коврово-мозаичных плиток.

Растекание (флоат-способ). В настоящее время производство полированного листового стекла путем его механической обработки (шлифования и полирования) на конвейерных линиях заменен новым способом – непрерывной огневой полировкой пластичной ленты стекла на расплаве металла, так называемым флоат-способом. Механической обработкой на периодически действующих станках продолжают пользоваться в производстве изделий технического назначения.

Патент на флоат-способ принадлежит Хилу и Хичкоку (США,     1902 г.). В практику он был внедрен в 1959 г. в патентном варианте фирмы «Пилкингтон» (Англия) и в течение короткого времени получил широкое распространение во всех технически развитых странах мира.

Производительность одной установки составляет оптимально порядка 42 млн. м2 стекла в год в условном 2-мм исчислении. Этой производительности отвечает средний суточный съем стекломассы с ванной печи более 600 т и удельный съем до 2500 кг/сутки с 1 м2 отапливаемой площади при коэффициенте использования стекломассы 0,9. Толщина вырабатываемого стекла 2,5–19 мм.

Схема формования ленты стекла флоат-способом показана на     рис. 3.6.  Флоат-ванна имеет длину от 45 м; ее ширина для наиболее распространенной ширины ленты 3,05–4,06 м (с бортами) в начале составляет 7 м, а в остальной части 4–4,5 м. Ванна футерована огнеупорным материалом, стойким к воздействию расплавленного олова, и заключена в металлический кожух. Глубина слоя олова в ванне              40–100 мм, масса олова, содержащегося в ванне, около 120 т. Боковые стены и свод ванны также выполнены из специально предназначенных для них огнеупоров. Ванна по длине разделена перегородками 2, 3 на три части, в каждой из которых поддерживают свой тепловой и газовый режим. По трубам 4 под свод ванны непрерывно подают смесь азота и водорода для защиты олова от окисления и для предотвращения образования пленки оксида олова на нижней поверхности ленты стекла.

2

3

4

5

4

8

9

7

6

10

11

12

13

14

15

1

Рис. 3.6. Флоат-ванна для производства стекла толщиной до 6,5 мм

(продольный разрез и план)

Защитная атмосфера создает в полости ванны небольшое           (30–50 Па) избыточное давление и удаляется в конце ванны. Смесь, подаваемая в горячую часть ванны, содержит водорода до 8 % по объему, а поступающая в концевые части – до 15% водорода. В смеси должно содержаться по объему не более 0,0001 % кислорода, не более 0,0001 % соединений серы или углерода, не более 0,001 г/м3 механических примесей или паров воды при точке росы 60°С. Азот и водород готовят на отдельных установках, размещаемых на заводе, и смешивают на специальной станции. Расход смеси – до 1250 м3/ч.

Под сводом ванны и внутри олова установлены электрические нагреватели 5, 6, 7 (см. рис. 3.6), с помощью которых поддерживают необходимые температуры стекломассы по длине и ширине ванны. Дно металлического кожуха ванны охлаждают воздухом. По бокам флоат-ванны устроены смотровые окна, которые используют также для выполнения операций по передвижению ленты во время пуска установки. После флоат-ванны размещено роликовое тянульное устройство 8, которое непрерывно оттягивает ленту из ванны и передает ее в печь отжига.

Температуру стекломассы 1 в сливном канале перед отсекающим шибером измеряют с помощью термопары, погруженной в стекломассу на 20–25 мм, ее поддерживают около 1080°С и регулируют с точностью ±1°С при помощи автоматической системы вдувания холодного воздуха в начале студочной части печи. На сливном лотке температура стекломассы около 1050°С. Под сливной лоток, расположенный примерно на 70 мм выше поверхности олова в ванне, затекает стекломасса, образуя своеобразную лужу 9 (как бы горизонтальную луковицу), из которой формуется лента стекла. Эта лужа нужна для того, чтобы полотно ленты формовалось только из верхних слоев расплава, не контактировавших с материалом лотка; нижние же слои, контактировавшие с лотком, поступают на образование бортов.

Стекломасса перестает растекаться на расстоянии от лотка порядка 4,5 м; здесь лента достигает равновесной толщины при температуре 1025°С равно приблизительно 6,5 мм. Для получения ленты толщиной меньше равновесной ее принудительно растягивают Чтобы полотно ленты не сузилось чрезмерно при оттягивании, ленту растягивают в ширину роликами 10–15, установленными сверху под углом около 10° к оси ленты и придерживающими борта. В зоне роликов температура ленты 950–900°С. После охлаждения до температуры порядка 600 °С лента выходит из флоат-ванны и передается на роликовый конвейер печи отжига.

### 3.2.2. Формование труб

Производство стеклянных труб осуществляют механизированными способами. Производство труб базируется на трех основных методах формования: трубы диаметром более 50 мм вырабатывают методами вертикального вытягивания вверх и вертикального вытягивания вниз, трубы диаметром до 50 мм вырабатывают методом горизонтального вытягивания.

Вертикальное вытягивание труб (ВВТ). Этим способом вырабатывают толстостенные стеклянные трубы диаметром более 50 мм. Вытягивание труб производят следующим образом (рис. 3.7). Стекломасса из ванной печи по перешейку поступает в рабочую камеру 1, имеющую круглую форму. В центре дна камеры имеется отверстие, в которое вставлен мундштук 2 со сменной насадкой 3, верхняя плоскость которой в зависимости от диаметра вырабатываемых труб находится выше или ниже уровня стекломассы. Через центр мундштука проходит металлическая труба 4, посредством которой нагнетается воздух от вентилятора во внутреннюю полость стеклянной трубы.

3

7

4

5

6

1

2

8

9

10

Рис. 3.7. Технологическая схема

вертикального вытягивания стеклянных труб

В рабочей камере расположен холодильник 5, который вставляют или извлекают по мере надобности через вертикальный канал в своде. Вытягиваемую трубу 6 через этот же канал подают из рабочей камеры в шахту машины. Формованию трубы предшествует образование луковицы 7, температура которой регулируется холодильником 5.

Для обогрева камеры применяют тангенциально расположенные горелки 8. Машина 9, которой осуществляют собственно вытягивание, непосредственно расположена над рабочей камерой. Она представляет собой шахту высотой 7800 мм. Для регулирования температурного режима охлаждения и удаления возможного боя стекла в боковых стенах машины предусмотрены рабочие окна с подвесными дверками. Всего в шахте машины по ее высоте расположены 12 пар асбестовых валиков, вращение которых осуществляют от электродвигателя постоянного тока. Шахта машины 10 изготовлена из жаростойкой стали, а внутри она изолирована асбестом.

Пуск машины осуществляют, как и при вытягивании оконного стекла, при помощи затравки, представляющей собой стальное кольцо с приваренными к нему по окружности стальными зубьями. При пуске машины затравку опускают в рабочую камеру и вдавливают зубьями в стекломассу вокруг мундштука на глубину 50–60 мм. Через 1–2 мин включают машину на режим вытягивания и поднимают затравку вместе с прилипшей к ней стекломассой. При этом вокруг мундштука образуется луковица, которая при вытягивании плавно переходит в цилиндрическую трубу. Трубу оттягивают валиками машины. Трубы на верхней площадке установки при выходе их из машины отрезают и отламывают специально предназначенными для этого устройствами.

Геометрические размеры трубы, ее диаметр и толщина стенки зависят от диаметра насадки и ее расположения относительно уровня стекломассы, от температуры стекломассы в рабочей камере и луковицы, количества подаваемого воздуха внутрь трубы, скорости вытягивания и др. Регулированием указанных параметров добиваются выработки труб заданных размеров.

Горизонтальное вытягивание труб (ГВТ). Этим методом можно вырабатывать как тонкостенные, так и толстостенные трубы. Он широко распространен в стекольной промышленности.

Формование стеклянных труб по этому методу происходит следующим образом (рис. 3.8). Стекломасса непрерывной струей из студочной части ванной печи 1 стекает по шамотному лотку 2 на вращающийся вокруг своей оси со скоростью 7–10 мин–1 шамотный или металлический мундштук 3. Он располагается в отапливаемой рабочей камере 4 под определенным углом к горизонту (7–10°). Мундштук приводится во вращение с помощью электродвигателя постоянного тока через систему передаточных шестерен 5. Благодаря вращению мундштука и подаче воздуха в его внутренний канал под давлением 580–1000 Па, стекающая с конца мундштука стекломасса образует луковицу 6, переходящую в бесконечную трубу 7, которая оттягивается в горизонтальном положении тянульной машиной 8, установленной на расстоянии 20–30 м от рабочей камеры (при выработке тонкостенных трубок) и на расстоянии 12–20 м (при выработке толстостенных труб). От выработочной камеры до тянульной машины трубки транспортируют по роликовому конвейеру. Здесь их и отжигают.

1

2

3

4

5

6

7

8

Рис. 3.8. Технологическая  схема

горизонтального вытягивания стеклянных труб

Температура стекломассы, поступающей на мундштук, зависит от химического состава стекла. Обычно она составляет 1060–1250°С. Температура стекломассы в рабочей камере на уровне оси мундштука составляет 900–1070 °С; температура луковицы – 870–1050°С. На основе горизонтального метода вытягивания трубок созданы поточные линии типа АТГ, производительность одной такой линии составляет 5–10 т/сут.

### 3.2.3. Формование стеклоизделий

Ручное выдувание. Основной принцип ручного выдувания состоит в том, что стеклодув с помощью стеклодувной трубки набирает расплавленную стекломассу на конец трубки, подготавливает пульку и выдувает массу в форму. В настоящее время при ручном выдувании изделий повсеместно используют трубку-самодувку (рис. 3.9). Основное ее отличие от ранее применяемых трубок состоит в том, что выдувание осуществляют с помощью резинового баллона путем его нажатия и возврата в прежнее положение. Формы для выдувания делают преимущественно из металла, однако в ряде случаев их делают из дерева, огнеупорного материала и др.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рис. 3.9. Трубка-самодувка:

1 – наборная головка; 2 – сопло; 3 – предохранительное отверстие; 4 – металлическая трубка; 5 – ниппель нижнего клапана; 6 – нижний клапан; 7 – отверстие в трубке; 8 – резиновый баллон; 9 – ниппель верхнего клапана; 10 – верхний клапан

Прессование. Стекло прессуют при помощи формы, определяющей внешнюю конфигурацию изделия, и пуансона, создающего давление на стекло и оформляющего изделие изнутри. При прессовании поверх формы накладывают кольцо, которое задерживает стекломассу в форме и оформляет край изделия. Схема прессования изделий в форме показана на рис. 3.10.

Этот способ прост и производителен, но изделия получаются с кованой и матовой поверхностью. Прессованием вырабатывают главным образом изделия бытового назначения (стаканы, пивные кружки, салатницы и т. п.) или изделия для строительства (стеклоблоки, архитектурные детали). Изделия сложной формы прессуют в раскрывных формах.

На ручных прессах давление создают при помощи рычага, перемещающего керн, в полуавтоматических и автоматических прессах используют сжатый воздух. Самые крупные и тяжелые прессы – гидравлические. К концу прессования давление повышают в связи с увеличением вязкости стекла. Толщина стенок изделий зависит от величины зазора между керном и формой, а распределение стекла в форме – от температуры стекломассы, давления при прессовании и равномерности отбора теплоты отдельными частями формы.

Рис 3.10. Схема прессования изделия в форме

1 – капля стекломассы; 2 – пресс-форма; 3 – ограничительное кольцо;

4 – керн; 5 – изделие; 6 – поддон

Механизированные способы изготовления изделий из стекла. Созданные в последнее время поточно-механизированные линии производства изделий из стекла отличаются высокой производительностью. Для формования изделий используют автоматические стеклоформующие машины, по способу формования подразделяющиеся на прессовые, прессовыдувные и выдувные.

В качестве прессовых машин наибольшее распространение получил отечественный автоматический 12-ти позиционный пресс       АПП-12. Этот автомат предназначен для изготовления различных изделий из бесцветного и цветного стекла (стаканов, мелких вазочек, пепельниц, салатников и др.). Рабочие органы машины приводятся в движение при помощи сжатого воздуха. Наряду с этой машиной используются пресс-автоматы «Линч», а также роторный автомат     АРП-10.

Из прессовыдувных машин наибольшее распространение получил автомат «Гортфорд-28», отличающийся высокой производительностью. Он используется главным образом для изготовления стаканов. Автомат имеет 12 рабочих секций, в состав которых входят все необходимые механизмы для прессовыдувания изделий.

В качестве выдувных машин на отечественных стекольных заводах все еще широко применяется карусельный автомат ВС-24. Он состоит из шести секций, в каждой из которых имеются четыре выдувные трубки и четыре чистовые формы. Принцип питания машины – вакуумный. Автомат ВС-24 служит для изготовления тонкостенных стаканов различного назначения, блюдец для чая и варенья.

В производстве сортовой посуды используют также выдувные машины с капельным питанием. В качестве таковой, прежде всего, следует назвать автомат ВР-24, на котором изготовляют колбы для термосов, стаканы, сосуды для изделий на ножке.

Наряду со стеклоформующими автоматами технологические линии по производству сортовой посуды включают механические конвейеры для транспортировки изделий, отжигательные печи, оборудование для отрезки колпачка, обработки края и шлифовки дна изделия.

### 3.2.4. Формование стекловолокна

Штапельное волокно. Для производства теплоизоляционных изделий, используемых в массовом строительстве, применяют утолщенное волокно диаметром 10–13 мкм, вырабатываемое способом вертикального раздува паром (ВРП). Применявшийся ранее способ горизонтального раздува паром (ГРП) не используется, так как он давал более грубое волокно (15–20 мкм) с большим количеством корольков. Центробежно-фильерно-дутьевой (ЦФД) и другие способы выработки ультратонкого, супертонкого и тонкого волокон предназначаются для производства теплоизоляционных изделий специального назначения.

Схема установки для производства штапельного волокна способом ВРП с последующим изготовлением полужестких теплоизоляционных плит показана на рис. 3.11. Шихта из бункеров 1 конвейером 2 подается к загрузчику 3 и далее в стекловаренную печь 4. Хорошо проваренная стекломасса из печи поступает в питатели 5, откуда она вытекает в виде нескольких струй диаметром 2–7 мм. Пар или сжатый воздух под давлением 6–10 МПа при помощи дутьевого устройства 6 воздействует на вытекающие струи стекла, расчленяет их и увлекает образующиеся волокна в вертикальную камеру волокнообразования 7. В этой камере установлен сетчатый конвейер, на который волокна оседают равномерным слоем. Меняя скорость движения конвейера, можно регулировать толщину слоя стекловолокна. Под конвейером установлен вентилятор, создающий разрежение, которое способствует притягиванию волокон к его сетке. В камере волокнообразования при помощи распылителя 8 разбрызгивается синтетическая смола, например фенолформальдегидная, составляющая 3,5–10% массы волокна.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.11. Схема установки

для производства штапельного волокна способом ВРП

Смола покрывает волокна тончайшим слоем и они становятся эластичными и химически устойчивыми. При последующей подпрессовке верхним сетчатым конвейером и термической обработке стекловолокна в камере полимеризации 9 при температуре 130–170°С смола склеивает волокна друг с другом и делает стекловолокно полужестким. Ленту толщиной 30–50 мм, выходящую из камеры полимеризации, разрезают на плиты заданных размеров. Производительность технологической линии 50 тыс. м3 полужестких плит в год. Длина линии 50 м.

Непрерывное волокно. Вытягивание волокна  из расплава может осуществляться механическими устройствами, воздухом или паром

Механическое вытягивание осуществляют с помощью барабана, съемных бобин, вытяжных валков и прядильной головки; вытягивание воздухом или паром производят с помощью дутьевой головки (рис. 3.12).

Струйный питатель – изогнутая электрообогреваемая трубка, для отбора расплава с заданного уровня и регулируемой его подачи в сосуд. Выбор диаметра струйного питателя производится при условии равенства дебитов фильерного и струйного питателей.

Диаметр непрерывного стеклянного волокна, получаемого различными способами, колеблется от 3 до 100 мкм. Для текстильной переработки применяют волокна диаметром  3…14 мкм.

Рис. 3.12. Производство непрерывных волокон:

1 – ванная печь; 2 – струйный питатель; 3 – фильерный питатель;

4 – вытяжные валки; 5 – съемная бобина

## Работа 3.1. Расчет и оценка выработочных

## характеристик тарных стекол

В последнее время в связи с использованием  для производства стеклянной тары  высокопроизводительного  стеклоформующего оборудования (секционные автоматы  типа IS, AL и др.) при проектировании  и оптимизации химических составов тарных стекол большое внимание уделяют оценке их выработочных характеристик.

Показателем интенсивности работы стеклоформующего оборудования является сравнительная скорость стеклоформующих машин (СССМ), рассчитываемая по формуле,  %:

СССМ=ТЛит−450ТЛит−Тg+80100,                                (3.1)

где ТЛит – характеристическая температура Литтлтона (lgη = 6,65 Па∙c); Тg – температура стеклования (lgη = 12,3 Па∙c).

Для отечественных и зарубежных стекол этот показатель изменяется от 102 до 110, большинство современных линий  работает со скоростью 107–108 %.

Температурный интервал формования (ТИФ), °С:

ТИФ = (TЛит –Tg).                                    (3.2)

Для большинства тарных стекол этот показатель превышает 160°С.

Индекс кристаллизации (ИК), °С:

ИК = ТИФ – 160.                                     (3.3)

Температура капли (ТК) соответствует значению lgη = 2 Па∙ c.

Для усредненного состава бесцветного тарного стекла, мас.%: 72,2 SiO2;  2,2 Al2O3;  0,10 Fe2O3;  10,1 CaO;  0,9 MgO; 13,9 Na2O;                   0,6 K2O значения    выработочных   характеристик   следующие:        CCCМ = 107,  ТИФ = 175, ИК = 15, ТК = 1184.

В табл. 3.2 представлены химические составы отечественных и зарубежных тарных стекол, выработочные характеристики которых следует определить и оценить с точки зрения возможности использования высокопроизводительного стеклоформующего оборудования, опасности кристаллизации при формовании, эффективности процесса варки стекла и формования стеклоизделий. Составы стекол для расчета можно также подбирать по справочным данным, периодической литературе, проектировать самостоятельно.

Таблица  3.2

Химические составы промышленных тарных стекол

| Номер состава | Содержание оксидов, мас. % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 |  | Al2O3 | CaO | MgO | Na2O | K2O | FexOy | Cr2O3 | SO3 |
| Бесцветные бутылки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 | 72,55 72,90 71,70 72,00 71,10 |  | 2,70 1,90 1,05 2,00 4,25 | 5,25 6,56 7,20 10,25 6,85 | 3,35 3,85 4,40 1,40 4,00 | 15,00 13,45 14,30 14,00 12,90 | 0,50 0,65 0,65 0,09 1,15 | 0,11 0,12 0,08 0,08 0,26 | – – – – – | 0,24 0,23 0,25 0,13 0,25 |
| Зеленые бутылки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 | 69,00 70,70 72,20 71,50 72,55 | 5,10 3,50 2,00 2,10 1,80 |  | 5,90 6,75 10,17 8,25 10,95 | 4,15 4,12 2,10 2,00 0,52 | 13,50 13,20 12,00 14,60 12,65 | 1,20 0,90 0,72 0,63 0,60 | 0,8 0,47 0,40 0,38 0,36 | 0,06 0,03 0,20 0,04 0,11 | 0,23 0,22 0,30 0,25 0,12 |

Для расчета температур, соответствующих определенным значениям логарифмов вязкости, используют метод Охотина или МТШ с последующим выведением уравнений температурной зависимости вязкости Фогеля – Фулчера – Таммана (ФФТ). По расчетным формулам (3.1)… (3.3) определяют выработочные характеристики заданных составов тарных стекол. Сравнивают  полученные с приведенными для усредненного состава тарного стекла значениями и делают вывод об эффективности использования расчетных составов или о необходимости их корректировки.

Пример. Определить выработочные характеристики тарного стекла марки БТ-1, мас. %:  72,5 SiO2; 2,5 Al2O3; 7 CaO; 4 MgO; 14 Na2O.

Используя метод расчета вязкости по химическому составу Охотина, определяют температуры, °С: Т2 = 1228,4; Т7 = 711,1;                                Т12 = 552,2.

На основе приведенных температур рассчитывают уравнение температурной зависимости вязкости ФФТ:

lgη=−2,43+4327,2t−252,4;     t=252,4+4327,2lgη+2,43.

Находят температуры Тg (lgη = 12,3) и ТЛит (lgη = 6,65), °C: Tg =546; ТЛит = 729°С.

Определяют выработочные характеристики тарного стекла БТ-1:

СССМ=(729−450)(729−546+80)100=106,1;ТИФ=729−546=183;ИК=183−160=23;ТК=1228,4.

Рассчитанные выработочные характеристики подвергают оценке и анализу.

По приведенной методике могут быть выполнены расчеты исследовательского характера, например:

- изучение влияния на выработочные характеристики тарных стекол замены щелочных щелочноземельными оксидами;

- сравнение выработочных характеристик тарных стекол известковых и доломитовых составов;

- изучение влияния на выработочные характеристики замены части диоксида кремния (0,5…2,0 мас.%) оксидом алюминия и др.

## Работа 3.2.  Моллирование стекла

Процесс изгибания листового стекла, называемый моллированием, осуществляется при температурах выше Тg под действием собственной массы или принудительно под давлением. В отличие от прессования при моллировании  только одна поверхность листа стекла соприкасается с формой или контурной рамкой. Наибольшее распространение получил способ моллирования размягченного стекла под действием собственной массы.

В различных областях применяют как обычные гнутые стекла, изготовленные из листового стекла, так и безопасные гнутые стекла – закаленные и триплекс. Назначение гнутых стекол диктует требования к качеству поверхностей стекол, точности воспроизводства заданной формы и  оптических свойств. Технические требования, в свою очередь, определяют технологический процесс производства гнутого стекла.

Наиболее распространенные области применения гнутых стекол, полученных способом моллирования:

- зеркальные отражатели;

- автомобильный триплекс;

- закаленное гнутое стекло для автомобилей;

- для светокопировальной техники;

- для прилавков, витрин, гнутой мебели и др.

Технологический процесс моллирования листов стекла складывается из операций: нагревания, собственно моллирования – изгибания стекла, отжига и охлаждения до комнатной температуры. Эти операции  могут осуществляться последовательно одна за другой в одной и той же камере печи или в различных камерах.

В процессе моллирования при температуре, соответствующей вязкости 5∙106…4∙107 Па∙с (lgη = 6,7…7,6), на поверхности стекла, обращенной к форме, и на соприкасающихся поверхностях пары стекол при совместном моллировании образуются точечные дефекты. Для предотвращения порчи поверхности стекол на них предварительно наносят защитные слои сажи или оксида магния.

Температурно-временные режимы моллирования (рис. 3.13) определяются как химическим составом стекла, так и формами и размерами стекол, требованиями к оптическим свойствам поверхности стекла. Так, при высокой температуре моллирования скорость процесса увеличивается, однако ухудшаются оптические свойства изделий (увеличиваются оптические искажения) и качество поверхности (повышаются количество и размеры отпечатков формы).

Т, °С

700

600

500

400

300

10     20      30      40     50      60     70      80     90     100   1 10   120

Время, мин

1

2

3

5

4

Рис. 3.13. Температурно-временной режим моллирования стекла:

1– нагрев; 2 – моллирование; 3 – охлаждение; 4 – отжиг;

5 – охлаждение до комнатной температуры

111

Моллирование листового стекла осуществляется преимущественно в электропечах сопротивления с автоматическим регулированием температуры, обеспечивающих заданные режимы нагревания и охлаждения, а также стабильность пространственного распределения температур.

Моллирование листов стекла производится на формах или рамах, изготовленных из жароупорного чугуна или стали (рис. 3.14).

В зависимости от заданного профиля и величины стрелы прогиба изделия определяется выбор выпуклой (рис. 3.3, 2 и 3) или вогнутой (рис. 3.3, 1) формы моллирования. При большой величине стрелы прогиба (350…400 мм) чаще всего моллирование производится на выпуклых формах (стекла для прилавков).

1

2

3

Рис. 3.14. Рама (1) и формы (2, 3) стальные для моллирования стекол

Качество гнутых изделий определяется по параметрам, указанным в табл. 3.3.

Таблица  3.3

Контроль качества гнутых стекол

| Контролируемый параметр | Методика испытаний |
| --- | --- |
| Габаритные размеры и кривизна | Проверка производится наложением стекла на выпуклый или вогнутый шаблон. Отклонение определяют путем замера просвета между ними |
| Толщина | Измерение толщины производят микрометром в четырех точках по четырем сторонам контура |
| Внешний вид (царапины, выколки, отпечатки формы или рамы и др.) | Контролируется визуальным осмотром |
| Светопропускание | Определяют по стандартной методике |

Потребность в гнутых стеклах с каждым годом увеличивается в связи с массовым выпуском автомобилей, остекленных гнутыми и панорамными стеклами триплекс, расширением использования их для остекления прилавков, витрин и др.

Для проведения работы можно использовать любые промышленные листовые стекла с известным химическим составом. Типовые составы листовых стекол различных производств приведены в табл. 3.4.

Для исследуемого состава стекла рассчитывают температурный интервал моллирования, соответствующий значениям логарифмов вязкости 6,7…7,6 Па∙с.

Таблица  3.4

Химические составы промышленных листовых стекол

| Способ производства | Содержание оксидов, мас. % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Na2O | K2O | FexOy | SO3 |
| ВВС БВВС Флоат Прокат | 72,1 72,4 72,4 72,5 | 2,0 1,6 1,5 1,0 | 6,7 8,3 9,2 8,9 | 4,0 3,7 3,2 3,5 | 14,7 13,5 13,3 13,8 | 0,5 0,5 0,4 0,3 | < 0,15 < 0,10 < 0,08 < 0,08 | < 0,5 < 0,5 < 0,3 < 0,5 |

Пример. Рассчитать температурный интервал моллирования листового стекла следующего состава, мас. %:   72 SiO2;  2 Al2O3;   8 CaO;  3 MgO; 15 Na2O.

По методу Охотина рассчитывают, °C:  Т6 = 721; T7 = 699; T8 = 659. Методом интерполяции находят, °С: T6,7 = 706 и T7,6 = 675. Таким образом, температурный интервал моллирования 675…706°С.

Оптимальный температурно-временной режим моллирования может быть установлен только  экспериментально с   учетом следующих факторов: толщины и габаритных размеров стекла, величины стрелы прогиба гнутого изделия, особенностей форм, равномерности распределения температур в печи и др. С целью получения высококачественных гнутых стекол проводят серию экспериментов, изменяя как температуру, так и продолжительность моллирования.

При выполнении лабораторной работы следует определить время моллирования при одном значении температуры, лежащем в рассчитанном интервале.

Из листа стекла заданной толщины вырезают два образца с размерами, соответствующими размерам используемой формы. Проводят шлифовку торцов наждачной бумагой. Образцы стекла моют, протирают и обрабатывают поверхность, соприкасающуюся с формой, сажей или оксидом магния. Затем образец укладывают на форму и помещают в электрическую муфельную печь. С целью обеспечения постоянного наблюдения за процессом моллирования печь закрывают крышкой из огнеупорного кирпича с вставкой из кварцевого стекла. Нагрев печи производят до выбранной  температуры со скоростью ~10 град/мин. По достижении температуры замечают время и через смотровое стекло осуществляют постоянное наблюдение за состоянием образца стекла. При достижении стеклом заданного прогиба отмечают время и отключают печь. Отжиг образца стекла происходит в процессе охлаждения печи. Температурно-временной режим процесса моллирования представляют в виде графика.

Полученный образец гнутого стекла подвергают контролю  согласно табл. 3.3.  Результаты исследований оформляют в виде табл. 3.5.

Таблица  3.5

Получение гнутого листового стекла моллированием

| Исходное стекло: толщина, поперечные размеры, светопропускание | Температуры моллирования, оС |  | Время, мин | Качество гнутого стекла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расчетная | экспериментальная |  | кривизна | разнотолщинность | внешний вид | светопропускание |

## Работа 3.3. Вспенивание стекла

Вспениванием получают легкий, пористый материал – пеностекло, представляющее собой затвердевшую стеклянную пену.

В зависимости от технологии получения, свойств и назначения различают теплоизоляционное, звукопоглощающее, фильтрующее и пеностекло технического назначения.

Пеностекло легко пилится, сверлится и связывается между собой и с другими строительными материалами обычными вяжущими веществами.

Пеностекло, окрашенное в различные цвета, может быть использовано для декоративных целей.

Важнейшие свойства пеностекла, например теплопроводность, механическая прочность, диэлектрическая проницаемость определяются, главным образом, объемной массой пеностекла.

Известен ряд способов получения пеностекла:

- введение в состав стекольной шихты веществ, дающих обильное пенообразование в процессе варки стекла;

- насыщение расплава стекла воздухом или газами;

- вспенивание размягченного стекла под вакуумом;

- вспенивание измельченного стекла пенообразующими веществами на холоду с последующим фиксированием структуры спеканием частиц стекла;

- термическая обработка смеси порошкообразных стекла и газообразователя – порошковый способ.

В настоящее время в промышленных условиях применяют только порошковый способ производства пеностекла.

Порошковый способ.  При нагревании тонко измельченной смеси стекла и газообразователя  (шихты) в соотношении, например, 100:1 до температуры 750…850°С газы, образующиеся в результате окисления или диссоциации газообразователя, вспенивают размягченное стекло.  Благодаря быстрому затвердеванию стекла при охлаждении изделия после вспенивания структура пены фиксируется, не претерпевая при этом никаких изменений. Затвердевшее пеностекло, как и любое изделие из стекла, отжигают.

В качестве газообразователей могут быть использованы углеродистые вещества (кокс, антрацит, сажа), различные карбонаты (известняк, мрамор, доломит), пиролюзит и др.

Порошковый способ позволяет регулировать важнейшие свойства пеностекла.

Объемную массу (ρ) регулируют изменением температуры и продолжительности вспенивания, подбором для данного стекла различных газообразователей, степенью дисперсности порошков стекла и газообразователя.

Коэффициент теплопроводности (λ) пеностекла увеличивается при возрастании объемной массы. Увеличение размера пор свыше 5 мм влечет за собой некоторое повышение теплопередачи за счет конвекции.

Водопоглощение (В) пеностекла зависит преимущественно от типа газообразователя и режима термообработки. Для получения пеностекла с замкнутыми порами пригодны все углеродистые газообразователи. Пеностекло с сообщающимися порами – звукоизоляционный и фильтрующий материал, получают при помощи минеральных газообразователей (мрамора, известняка, доломита и др.). Пеностекло с такой же структурой изготовляют и при помощи углеродных газообразователей путем продолжительной выдержки при температуре несколько ниже температуры вспенивания или путем замедленного охлаждения пеноматериала от температуры вспенивания до температуры отжига.

Прочностные показатели зависят, главным образом, от объемной массы  – увеличиваются с её ростом. При постоянстве объемной массы предел прочности при сжатии (σсж) тем больше, чем мельче поры. Увеличение прочности пеностекла иногда достигают введением различных наполнителей (песка, глины, горных пород) в количестве 5…15%.

Термический коэффициент линейного расширения, теплоемкость, температура размягчения, химическая устойчивость пеностекла соответствуют аналогичным показателям исходного стекла.

Физико-механические свойства пеностекла представлены в       табл. 3.6.

Таблица  3.6

Физико-механические свойства пеностекла

| Вид пеностекла | Показатели свойств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ρ, кг/м3 | λ, Вт/м. град | В, об. % | σсж, МПа |
| Теплоизоляционное Звукопоглощающее | 150…250 150…400 | 0,006…0,009 – | < 5 60…75 | 0,8…2,5 0,8…4,0 |

Процесс получения пеностекла включает следующие стадии: приготовление шихты, вспенивание, отжиг и механическую обработку блоков.

Для производства пеностекла можно использовать стекольный бой и гранулят стекла, навариваемый специально для вспенивания. Лучше всего вспенивать стекло, имеющее малую скорость затвердевания и не кристаллизующееся в температурном интервале вспенивания.

Стекольный бой пригоден в том случае, если он однороден по химическому составу и не загрязнен инородными включениями.

Для получения пеностекла в лабораторных условиях используют бой тарного стекла  (бесцветная, полубелая или зеленая стеклотара) в количестве 200…300 г. Если стекольный бой загрязнен, его следует промыть водой в большой емкости и высушить. Перед помолом стекольный бой должен быть раздроблен до размера зерна 1…2 мм.

Для производства теплоизоляционного пеностекла применяют углеродные стеклообразователи, тип и количество которых зависит от состава исходного стекла и от требований к готовой продукции. Для получения из тарного стекла пеностекла с наименьшей объемной массой практически установлены следующие количества газообразователей, мас. %: кокса – 2,5; антрацита – 2,0; древесного угля – 1,0; сажи – 0,5. Кусковой газообразователь предварительно дробят в ступке до величины зерна 1…2 мм.

Шихту для пеностекла готовят путем тонкого измельчения и тщательного смешивания стекла и газообразователя. Чем тоньше измельчена смесь и чем лучше газообразователь распределен в стекле, тем мельче и равномерней поры и, следовательно, лучше физико-механические свойства материала. Тонина помола влияет также и на температуру вспенивания. Установлено, что чем тоньше помол, тем ниже температура вспенивания.

Тщательное перемешивание достигается совместным помолом стекла и газообразователя в шаровых мельницах. В лабораторную шаровую мельницу вместимостью 3 л следует загрузить ~ 1 кг шихты (смесь дробленых стекольного боя и газообразователя) и 1,5 кг мелющих тел. Помол следует производить до достижения удельной поверхности 400…600 м2/кг. В процессе помола производят увлажнение смеси до 1%.

Формы для вспенивания имеют форму куба размерами        60×60×60 мм. Подготовка форм включает очистку и обмазку их внутренней поверхности меловой или каолиновой суспензией для предотвращения прилипания пеностекла к металлу.

Подготовленную шихту для пеностекла равномерно загружают в формы, занимая 30…50%  их объёма,  и вручную производят  уплотнение смеси пуансоном, стараясь использовать при этом постоянное давление. Формы закрывают крышками и переносят в разогретую до 500…600°С электрическую муфельную печь для вспенивания. В камере печи формы устанавливают в зоне постоянных температур.

Процесс вспенивания проводят согласно температурно-временному режиму, показанному на рис. 3.15.

Следует отметить, что возможна корректировка приведенных на графике параметров в зависимости от вида используемого стекольного боя, газообразователя, объемов форм и др. Так, температура вспенивания может изменяться в пределах 800…850°С, время – 10…30 мин. За периодом вспенивания следует стадия резкого охлаждения для фиксирования структуры материала. Поскольку на этой стадии поверхностные слои могут переохладиться,  предусмотрена стадия стабилизации при температуре  порядка 600°С.

После выдержки при 600°С в течение 30…40 мин  печь отключают. Отжиг блоков пеностекла происходит при самопроизвольном охлаждении электрической муфельной печи в течение не менее 4…5 ч.

После извлечения блоков пеностекла из форм  производят их опиловку для придания точной формы и размеров. Производят визуальный осмотр пеностекла,  характеризуют однородность структуры,  размеры и характер распределения пор и др. Определяют коэффициент вспенивания и основные свойства пеностекла: объемную массу, водопоглощение, предел прочности при сжатии.

0         10        20         30         40         50         60         70         80

Время, мин

Т, °С

900

850

800

750

700

650

600

550

500

Рис. 3.15. Температурно-временной режим вспенивания:

1 – нагрев; 2 – вспенивание; 3 – резкое охлаждение;

4 – стабилизация

1

2

3

4

Результаты работы оформляют в виде табл. 3.7.

Таблица 3.7

Получение пеностекла порошковым способом

| Состав шихты | Температура и время вспенивания | Коэффициент вспенивания | Характеристика пеностекла |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объемная масса, кг/м3 | водопоглощение, % | предел прочности при сжатии, МПа |

## Контрольные вопросы к разделу 3

- Чем обусловлена чрезвычайная способность стекломассы к формованию различными способами?

- Каким интервалом вязкостей стекломассы характеризуются разнообразные способы формования?

- Какие уровни вязкости соответствуют процессам вытягивания из стекломассы плоских листов или труб? Прессованию изделий? Моллированию стекла?

- Охарактеризуйте стадии процесса формования.

- У каких стекол «длинных» или «коротких» температурный градиент вязкости в области формования больше?

- Какие оксиды в составах стекол уменьшают их теплопрозрачность?

- Какую роль в процессе формования стекломассы играет поверхностное натяжение?

- Перечислите важнейшие способы формования стекла и стеклоизделий.

- Какие способы используют для формования листовых стекол?

- Что представляет собой лодочка в способе ВВС? Изобразите схематично расположение лодочки в подмашинной камере (поперечный разрез).

- Какую роль играют холодильники и бортодержатели?

- Каково назначение погруженного огнеупорного тела в способе БВВС?

- Каковы преимущества и недостатки способов вытягивания ленты стекла ВВС и БВВС?

- Каким образом регулируют толщину прокатного листового стекла?

- Что произойдет, если отключить водяное охлаждение прокатных валов?

- Какие виды стекол изготовляют способом непрерывного проката?

- Какие существуют способы для введения металлической сетки в стекло (производство армированного стекла)?

- Каковы скорости вытягивания (ВВС и БВВС) и проката листового стекла толщиной 6 мм?

- Охарактеризуйте технические возможности современной флоат-установки.

- Какова конструкция флоат-ванны?

- Каковы требования к составу защитной атмосферы ванны расплава?

- Охарактеризуйте температурный и вязкостный режим ванны расплава.

- Какие способы используют для формования  стеклянных труб? Кратко охарактеризуйте каждый.

- Какие способы используют для формования стеклоизделий?

- Какими способами получают штапельное волокно и теплоизоляционные изделия на его основе?

# 4. Термическая обработка стекла

## 4.1. Отжиг

К термической обработке стекла относят процессы отжига, закалки, огневой полировки, кристаллизации и др.

Одной из важных технологических операций при производстве стеклоизделий является отжиг стекла – охлаждение изделия по определенному режиму, обеспечивающему такое распределение напряжений в стекле, которое гарантирует сохранность и длительную службу стеклоизделия в условиях тепловых и механических воздействий.

Технология отжига связана с релаксацией внутренних напряжений, то есть процессом постепенного самопроизвольного их исчезновения (ослабления) в стекле. В связи с этим, прежде всего, следует рассмотреть механизм возникновения напряжений в стекле, мысленно разбив торцевую сторону  листа стекла на три слоя – ориентировочно по границам, на которых меняется знак напряжений (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Распределение напряжений по толщине стекла

d

0

+σ

–σ

Допустим, исходный образец имеет комнатную температуру,  и напряжения в нем столь малы, что ими можно пренебречь. Если такой образец поместить в среду с повышенной температурой, то его поверхность нагреется, а центр ещё останется холодным. Появление температурного градиента вызовет появление напряжений, знаки которых на поверхности и в центре будут противоположными.  В механике принято напряжения сжатия считать отрицательными, напряжения растяжения – положительными. Для того чтобы уверенно определять эти знаки в каждом конкретном  случае, целесообразно использовать следующую схему рассуждений (рис. 4.2).

На рис. 4.2 Тн обозначает температуру наружных слоев стекла, Твн – внутреннего слоя. Пока эти температуры равны друг другу, напряжения в образце отсутствуют (рис. 4.2, а). Проведем мысленный эксперимент. Отсоединим друг от друга три рассматриваемых слоя (предположим, что сделаны тонкие распилы по границам слоев) (рис. 4.2, б).

а                                б                               в                                г

Тн

Тн

Твн

Тн = Твн                                 Тн = Твн                                 Тн > Твн                          Тн > Твн

Рис. 4.2. Механизм появления напряжений

в образце листового стекла

При нагреве стекла температура наружных слоев превышает температуру внутреннего слоя. Соответственно линейные размеры наружных слоев оказались больше, чем размер внутреннего слоя (рис. 4.2, в). Такие размеры, которые соответствовали бы  ненапряженному состоянию слоев, часто называют «свободными размерами». Но на самом деле в стекле слои связаны друг с другом, представляют единое целое, и их фактический линейный размер должен быть одинаков. Чтобы все слои привести к одному размеру, наружные слои следует сжать, а внутренний – растянуть. Действительно, в процессе нагревания стекла (как и любого другого  твердого материала) в поверхностных его слоях возникают напряжения сжатия, а в центре – растяжения (рис. 4.2, г).

Рассуждая аналогичным образом, легко прийти к заключению, что в процессе охлаждения стекла в области температур  ниже Тg, на его поверхности появляются напряжения растяжения, а в центре – сжатия.

Напряжения, о которых речь шла выше, появляются при возникновении температурного градиента по толщине изделия и исчезают после того, как исчез этот градиент. Напряжения эти называются временными. Возникновение временных напряжений характерно для всей области температур, где стекло можно рассматривать  в качестве твердого тела (при температурах ниже Тg), то есть где эффектами релаксации напряжений можно полностью пренебречь.

Рассмотрим закономерности образования напряжений при охлаждении листа стекла от температур, существенно превышающих Тg.

Допустим, что при какой-то достаточно высокой температуре То лист стекла находился некоторое время, и температурный градиент по толщине листа отсутствовал. После этого температуру окружающей среды начали уменьшать с постоянной скоростью. Сначала начнут охлаждаться  наружные слои листа, а затем его центральная часть (рис. 4.3)

Твн

Тн

Т

Т0

Время

Рис. 4.3. Изменение температуры слоев стекла

в процессе охлаждения

Скорость изменения температуры центра стекла сначала отстает от скорости охлаждения его поверхности, но через некоторое время она достигает той же величины. В результате создаются условия, при которых величина градиента температур по толщине листа стекла не будет меняться в процессе охлаждения.

Очевидно, что как только начнется процесс охлаждения листа стекла от Т0 и, следовательно, возникнет и будет постепенно увеличиваться градиент температур по толщине листа, в стекле должны возникать напряжения растяжения на поверхности и сжатия внутри. Однако вязкость стекла при этих температурах невелика, и напряжения будут очень быстро релаксировать.

После того, как будут достигнуты условия охлаждения листа с постоянной скоростью, в результате чего градиент температур по толщине стекла практически перестанет меняться во времени, новые напряжения не должны возникать. Это действительно так вплоть до того момента, когда температура  поверхностного слоя не достигнет интервала стеклования. В интервале стеклования резко уменьшается  термический коэффициент линейного расширения  (ТКЛР) стекол (у листового стекла почти в три раза). В связи с разницей температур поверхности и центра охлаждаемого стекла, дилатометрические кривые, характеризующие изменение длин соответствующих слоев во времени, смещены относительно друг друга (рис. 4.4).

Δl/l

Δτσ

σ

Время

вн

н

Рис. 4.4.   Механизм образования в интервале стеклования

напряжений в равномерно охлаждаемом листе стекла

В довольно широком временном интервале (Δτσ)  ТКЛР внутреннего и наружных слоев оказываются различными. Это значит, что свободный размер внутреннего слоя будет уменьшаться быстрее, чем свободные размеры наружных слоев. На поверхности листа стекла возникнут напряжения сжатия, в центре – растяжения. Конечно, эти напряжения также будут релаксировать. Однако в интервале стеклования вязкость уже относительно велика, и процессы релаксации в этой области идут с гораздо меньшей скоростью, чем при более высоких температурах. В итоге большая часть возникающих в рассматриваемой области напряжений сохраняется, и равномерно охлаждаемый лист стекла после затвердевания находится в напряженном состоянии. При этом в листе сохраняется постоянный температурный градиент. На каком-то этапе,  при приближении к комнатной температуре, скорость охлаждения затвердевшего стекла начинает уменьшаться. Одновременно уменьшается и градиент температур, который при завершении охлаждения исчезает вовсе. Температура внутреннего слоя на завершающем этапе охлаждения изменится сильнее, чем температура наружных слоев. В результате свободный размер внутреннего слоя уменьшится в большей степени, чем свободные размеры наружных слоев. Это приведет к усилению напряжений сжатия на поверхности. Общая температурная зависимость напряжений в центре образца, охлажденного по описанному выше режиму, имеет характер, изображенный на рис. 4.5.

σ

Т0

20о

Охлаждение

Рис. 4.5. Температурная зависимость напряжений

в центре листа стекла

~60%

~40%

Тg

Согласно рассмотренному механизму при охлаждении стекла от температур существенно  выше Тg возникают  постоянные или остаточные напряжения. На уменьшение величины этих напряжений направлен процесс отжига стеклоизделий. Приведенные рассуждения показывают, что уменьшить остаточные напряжения можно путем снижения скорости охлаждения стеклоизделия в интервале стеклования

Процесс отжига характеризуется  следующими терминами и параметрами.

Верхняя температура отжига (Тво) – температура, отвечающая вязкости стекла 1012 Па∙с. При этой температуре напряжения в стекле уменьшаются в 10 раз за время, равное 5 мин.

Нижняя температура отжига (Тно) – температура, отвечающая вязкости 1013,5Па∙с. При ней напряжения уменьшаются в 10 раз за время в 100 раз большее, чем при верхней температуре отжига. Отжиг может идти и ниже этой температуры, но крайне медленно.

Зона отжига – интервал между верхней и нижней температурами отжига. Обычно он составляет 50…60° в зависимости от состава стекла. На практике увеличивают этот интервал до 100…150°С.

Нормы допустимых напряжений (Δ, нм/см) задаются стандартами и техническими условиями в зависимости от вида, назначения изделий и условий их эксплуатации. Так, для оптики допустимые напряжения составляют 2…50; листового флоат стекла – 25…30; прокатного – 40…60; листового тянутого (ВВС) – до 100; тара – 50…300 нм/см.

Процесс отжига состоит из следующих стадий:

- Предварительного нагрева или охлаждения – изделия должны быть доведены до заданной температуры отжига со скоростью, не вызывающей их разрушения.

- Выдержки при верхней температуре отжига в течение времени, достаточного для заданного уменьшения напряжений.

- Медленного охлаждения – изделия охлаждаются до нижней температуры отжига с достаточно малой скоростью, не допускающей возникновения новых постоянных напряжений, превышающих заданные.

- Быстрого охлаждения – изделия охлаждаются со скоростью, обеспечивающей допустимые временные напряжения.

## Работа 4.1. Расчет режима отжига

Режим отжига определяется физико-химическими свойствами стекла, формой и размерами изделий, технологией их изготовления, конструкцией печи отжига, допустимой величиной остаточных напряжений.

Существует целый ряд методов расчета, предложенных различными авторами. Далее приводится расчет, основанный на рекомендациях Адамса и Вильямсона.

Скорость на первом этапе отжига рассчитывают по формуле, град/мин:

V1=(20...30)a2,

где а – полутолщина листа стекла, см. При расчете режима отжига для полых равнотолщинных изделий принимают удвоенную толщину стенки, в случае разнотолщинных изделий – наибольшую толщину.

Продолжительность выдержки на втором этапе при верхней температуре отжига, мин:

τво=(70...120)a2.

Выдержку можно производить при любой температуре, лежащей в зоне отжига, однако следует учитывать, что понижение температуры на каждые 10°С увеличивает время релаксации напряжений примерно в 2 раза. Время выдержки при любой температуре (Т) зоны отжига рассчитывают по формуле, мин:

τ=2τво(Тво−Т)10.

Значительно понижать температуру выдержки нецелесообразно в связи с лишними энергетическими затратами.

Скорость ответственного охлаждения на третьем этапе отжига составляет, град/мин:

V3=(2...5)a2.

Скорость быстрого охлаждения, град/мин:

V4=(10...15)a2.

Результатом расчета является установление температурно-временного режима отжига.

Пример. Рассчитать режим отжига бесцветной бутылки вместимостью 0,5 л   следующего   химического   состава   (марка БТ-1), мас. %: 72,5 SiO2; 2,5 Al2O3; 8 CaO; 3 MgO; 14 Na2O. Толщина стенки изделия составляет 3 мм (а = 0,6 см).

Вычисляют верхнюю температуру отжига (°С) любым известным способом, например, по методу Охотина,:

Т12 = –6,14.14 + 3,15.11 + 3,78.2,5 + 598,03 = 556,17 ≈ 556.

Штучные изделия помещают в печь отжига после формования. При этом для закрепления формы они охлаждаются до температуры ниже верхней температуры отжига (450…500°С). Для расчета принимаем эту температуру 480оС.

Первым этапом отжига  является нагрев до Тво. Рассчитывают V1, град/мин, и время τ1, мин, первой стадии:

V1=250,62=69,4;τ1=(556−480)69,4=1,1.

Время выдержки при Тво составит, мин:

τво = 95×0,62 = 34,2.

Нижнюю температуру отжига принимают на 150° ниже Тво, то есть Тно= (556 – 150) = 406. Определяют скорость и время ответственного охлаждения:

V3=3,50,62=9,7;τ3=1509,7=15,5.

Рассчитывают скорость и время охлаждения изделий до комнатной температуры (20°С) на  последней  стадии процесса отжига:

V4=12,50,62=34.7;τ4=(406−20)34,7=11.1.

Таким образом, общая продолжительность процесса отжига составит, мин:

τ = 1,1 + 34,2 + 15,5 + 11,1 = 61,9.

Расчет режима отжига по приведенной методике рекомендуется выполнять в курсовых и дипломных проектах.

## 4.2. Закалка

Закалкой называется процесс тепловой обработки (нагрев и быстрое охлаждение) стекла, приводящий к образованию остаточных напряжений сжатия во внешних слоях и растяжения  во внутренних (см. рис. 4.1), в результате чего повышается механическая прочность, термостойкость и характер разрушения.

Процесс закалки отличается от процесса отжига двумя особенностями.

- Температура окружающего воздуха не снижается постепенно, а резко изменяется до 20°С.

- Интенсивность движения воздуха, отбирающего тепло от листа стекла, во много раз превышает конвективное движение воздуха.

В результате характер изменения во времени температур поверхности и центра охлаждаемой пластины (рис. 4.6) резко отличается от такового при отжиге (см. рис. 4.3).

Как видно из рис. 4.6, зависимость разности температур ∆Т от времени, которая играет решающую роль в процессах закалки, может быть разделена на две части. Сначала величина ∆Т быстро возрастает, а потом начинает постепенно уменьшаться. Область, расположенная правее максимума ∆Т, называется областью регулярного охлаждения. В этой области скорость охлаждения не зависит от Т0.

При интенсивной закалке, в отличие от отжига, температура отдельных участков стекла может различаться на десятки градусов, иметь сильно отличающиеся вязкости и, следовательно, совершенно различные скорости релаксации напряжений. В результате эпюры напряжений в процессе закалки стекла имеют весьма сложный характер.

Степень закалки ∆ зависит от свойств и толщины стекла и интенсивности охлаждения и может быть рассчитана по формуле:

Δ=B⋅106αETg(1−μ)ϕ(δ),

где В – оптическая постоянная напряжений, МПа–1; α – термический коэффициент линейного расширения, град–1; Е – модуль Юнга, МПа; μ – коэффициент Пуассона; Тg – температура стеклования, °С; φ(δ) – функция, зависящая от параметров охлаждения.

∆Т

к 0°

0                                                                            Время

Рис. 4.6.  Изменение температуры  (а) и разности температур (б)

внутреннего и наружных слоев стекла при закалке

н

Т

Т0

0                                                                             Время

к 20°С

вн

а

б

Важные задачи рационального выбора режима закалки – определение температуры Т0 и  интенсивности охлаждения. Влияние начальной температуры (Т0) и толщины листа стекла на степень закалки в условиях естественной конвекции, то есть при охлаждении на воздухе без дополнительного обдува показано на рис. 4.7.

Δ, нм/cм

800

600

400

200

0

400                   500                    600           Т0,°С

25

17

10

2,5

Рис. 4.7. Влияние начальной температуры То и толщины пластины

на степень закалки в условиях естественной конвекции.

Числа у кривых – толщина пластины в миллиметрах

Как видно, характер зависимости степени закалки от начальной температуры  одинаков для образцов любой толщины: при значениях Т0, превышающих некоторую критическую величину (в данном случае ~ 580°С), степень закалки остается постоянной и максимальной. Если Т0 опускается ниже этого критического значения, градиент температур по толщине образца не успевает к моменту подхода температуры поверхности стекла к Тg достичь своего максимального значения, а возникающие в результате роста градиента напряжения не успевают полностью релаксировать. Очевидно, что чем ниже Т0, тем в меньшей степени успевает пройти релаксация напряжений и в результате  тем ниже степень закалки. При Т0 < 450°С стекло практически является твердым  телом, возникновение температурного градиента приводит лишь к появлению временных, неспособных к релаксации напряжений, которые исчезают, как только в охладившемся стекле устанавливается постоянная температура.

Очевидно также, что степень закалки при прочих равных условиях должна сильно возрастать с толщиной стекла, что показано на рис. 4.7.

Для обычного закаленного стекла типичные напряжения сжатия на поверхности составляют около 200 МПа. Если принять прочность отожженного стекла на растяжение, равной 50 МПа, и учесть, что на его поверхности напряжения сжатия равны 2…4 МПа, то можно считать, что прочность закаленного стекла составляет 250 МПа, то есть в ~ 5 раз превышает прочность отожженного стекла.

Повышение прочности – не единственное преимущество закаленного стекла. Второе его достоинство, в ряде случаев не менее важное, заключается в том, что при разрушении закаленное стекло разлетается на мелкие осколки сотообразной формы. Эти осколки менее опасны, чем крупные, острые, нередко имеющие ножевидную форму осколки отожженного стекла. Описанный характер разрушения закаленного стекла связан с тем, что при первоначальном разломе этого стекла на поверхности оказываются участки, находящиеся под сильным напряжением растяжения. От этих участков многочисленные трещины проходят вглубь образца, разветвляясь и соединяясь друг с другом.

Однако неизбежное разрушение закаленных листов стекла при любом нарушении их целостности имеет и отрицательное значение: такое стекло после закалки нельзя резать, сверлить и т.п. Закаленное стекло нужно изготовлять на заводе такой формы и размеров, которые позволяют сразу же монтировать их в соответствующие оконные проемы. Это легко осуществить при изготовлении закаленных стекол для остекления транспорта, но пока что этот фактор является серьезным препятствием для широкого применения закаленных стекол в строительстве.

Технологическая схема закалки стеклянных изделий включает две стадии:

- нагревание изделий до температуры закалки по определенному режиму, зависящему от химического состава стекла, формы и размеров изделий, а также интенсивности его последующего охлаждения;

- охлаждение изделий при помощи различных охлаждающих сред по определенному режиму, обеспечивающему большие теплосъемы с поверхности подвергаемого закалке изделия в короткие промежутки времени.

Процесс нагревания стекла до температуры закалки должен протекать равномерно.  Температура закалки (Тз) зависит от химического состава стекла и может быть рассчитана как (Тg + 80)°С или как соответствующая логарифму  вязкости  9 (Па.с).

Температура  и продолжительность нагревания стекол взаимосвязаны. Чем выше температура в печи, тем менее продолжительным должно быть нагревание. Продолжительность нагревания  при температуре закалки  может быть определена из расчета 35…50 с на 1 мм толщины стекла.

Нагревание стекла проводится в электрических печах сопротивления.

Скорость охлаждения  определяет степень закалки, а, следовательно, и основные свойства закаленного стекла: механическую прочность, термостойкость, характер осколков при разрушении.

Охлаждение производится при помощи различных охлаждающих сред:  воздуха, масел, жиров, металлов и др. Наибольшее распространение получили способы закалки стекол воздухом.  В зависимости от способа омывания воздушным потоком и его направления по отношению к закаляемым поверхностям различают такие способы закалки, как:

- закалка в условиях воздушной конвекции, при которой закаляемое изделие подвергается естественному охлаждению за счет излучения в окружающую среду и конвекционных потоков окружающего изделие воздуха, образующихся благодаря местному нагреванию воздуха у горячих стенок изделия;

- воздухоструйная закалка, при которой на поверхность закаляемого изделия симметрично под давлением подается множество  перпендикулярно направленных воздушных струй;

- центрированная закалка, предусматривающая перпендикулярную подачу в центры охлаждаемых поверхностей по одной  мощной воздушной струе под давлением;

- метод отсоса воздуха, характеризуемый параллельным направлением воздушных потоков по отношению к закаляемым поверхностям изделия.

Создание равномерно распределенных напряжений при закалке полых изделий (сортовая посуда, колпаки, изоляторы и др.) осложняется разнотолщинностью и сложностью их геометрической формы.

## Работа 4.2. Расчет режима и закалка стекла

Закалке   подвергают   пластины  листового  стекла толщиной не менее  6 мм размером 100×25 мм. Для испытания отбирают образцы без видимых пороков стекла (пузыри, свили и др.), не имеющие трещин и царапин, хорошо отожженные. Торцевые грани необходимо отшлифовать. Количество образцов должно быть не менее 10.

По химическому составу стекла определяют температуру закалки.

Пример.  Определить температуру закалки листового стекла следующего химического состава, мас. %: 72,2 SiO2; 1,5 Al2O3; 9,1 CaO; 3,5 MgO; 13,7 Na2O.

Для расчета используют метод Охотина. T11 = 579 ;  T12 = 557. Применяя метод экстраполяции, находят температуру стеклования Т12,3 = 550,4 ≈ 550°С. Температура закалки составляет 550 + 80 = 630°С. Можно определить температуру  закалки как соответствующую                        lgη = 9 Па∙с. Согласно расчету Т9 =  636°С. Оба способа расчета дают весьма близкие значения температуры закалки.

Время закалки (τз) определяют в зависимости от толщины (δ) листового стекла: τз = (35…50)δ. Например, для листа толщиной 6 мм время закалки составит 210…300 с или 3,5…5 мин.

Процесс закалки образцов проводят в муфельной электрической печи по установленному температурно-временному режиму. Пять образцов стекла (1) помещают в кассету (2), располагая их вертикально (рис. 4.8). Кассету устанавливают в зону постоянных температур печи, нагретой до 200…300°С.

1

2

Рис. 4.8 . Расположение образцов стекол в кассете при закалке

Печь нагревают до температуры закалки со скоростью           ~10…12 град/мин до Тз. Образцы стекол выдерживают в течение заданного времени для равномерного прогрева по толщине. Затем быстро при помощи щипцов извлекают из печи первый образец, помещают его в зону воздушного потока, нагнетаемого вентилятором, и выдерживают до полного охлаждения. Таким же образом закаляют оставшиеся образцы листового стекла.

На полярископе ПКС-250 сравнивают окраску в поляризованном свете отожженных и закаленных стекол и качественно определяют степень закалки.

На разрывной машине R-0,5 определяют предел прочности при изгибе отожженных и закаленных стекол, подвергая испытанию не менее 5 образцов стекла каждого вида. Находят степень упрочнения стекла способом  воздушной закалки. Результаты испытаний записывают в табл. 4.1.

Таблица  4.1

Закалка стекла

| Режим закалки |  | Степень закалки | Прочность при изгибе стекол, МПа |  | Степень упрочнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| температура, оС | время, мин |  | отожженных | закаленных |  |

После проведения закалки стекол можно также проводить следующие испытания:

- Испытать возможность механической обработки закаленного стекла путем его  шлифовки, гравировки, резки.

- Пронаблюдать характер разрушения при ударе закаленного стекла в сравнении с отожженным.

- Определить влияние закалки на термическую стойкость стекла.

- Определить влияние теплового прошлого (отжиг или закалка) стекла на физико-химические свойства, например, плотность, показатель преломления, химическая стойкость, характер теплового расширения.

В процессе выполнения работы можно предусмотреть получение не только плоских, но и гнутых (моллированных) закаленных стекол

## 4.3. Кристаллизация стекла

Для обозначения процесса  кристаллизации при получении стеклокристаллических материалов (СКМ) используют различные определения, которые должны подчеркнуть специфичность этого процесса в сравнении с самопроизвольной кристаллизацией. Так, в литературе можно встретить термины: управляемая, инициированная, стимулированная, нуклеированная, катализированная кристаллизация и др. Далее будет использован термин катализированная кристаллизация, в связи с его распространенностью.

Процесс кристаллизации стекла приводит к образованию СКМ при выполнении следующих условий:

- выбор соответствующего  химического состава стекла;

- выбор наиболее эффективного катализатора кристаллизации и определение оптимального его количества;

- проведение термической обработки отформованного из стекла изделия по наиболее рациональному режиму.

В чем же состоит специальная термическая обработка стекол и каково её значение? Оптимальная термическая обработка – самый важный элемент технологии СКМ. Назначение термической обработки состоит в том, чтобы она обеспечила, во-первых, образование максимального числа центров кристаллизации; во-вторых, необходимую степень закристаллизованности и, в-третьих, заданный фазовый состав СКМ. Первое условие определяет мелкозернистость структуры, второе – возможно полное превращение стекла в поликристаллический материал, третье – выделение кристаллических фаз с определенными свойствами. Важным технологическим требованием к режиму термической обработки является его непродолжительность. Схематически режим термической обработки стекла представлен на рис. 4.9.

Исходя из установленных Тамманом закономерностей, в схеме фиксируются две характерные температуры режима, одна из которых отвечает максимуму образования центров кристаллизации (Тчцк), вторая – максимуму линейной скорости роста кристаллов (Тлск). Для наглядности схема составлена из двух условно совмещенных графиков. Это позволяет установить связь  известного графика температурной зависимости числа центров кристаллизации (ЧЦК) и линейной скорости кристаллизации (ЛСК) с графиком режима термической обработки. Процесс кристаллизации может быть осуществлен как при охлаждении изделия после формования, так и при нагревании отожженного стеклоизделия.

Как видно из схемы, должна существовать одна и только одна температура для каждой ступени термообработки, совпадающая с максимумами таммановских кривых.  Для определения Тчцк и Тлск может быть использован метод дифференциально-термического анализа. Типичный вид термограммы исходного для получения стеклокристаллического материала стекла показан на рис. 4.10.

Рис. 4.9. Совмещенная схема режима термической обработки

стекла при превращении его в СКМ

τ1                    τ2                 τ3                                            τ4        Время

ЛСК

ЧЦК

Тф

ТЛСК

ТЧЦК

Т0

Рис. 4.10. Термограмма исходного для получения СКМ стекла

ТЧЦК

ТЛСК

Тпл

α

h

Слабо выраженный эндоэффект соответствует процессу размягчения,  экзоэффект – кристаллизации стекла, а второй эндоэффект отражает плавление  кристаллической фазы. Чем интенсивнее идет кристаллизация, тем больше угол подъема α и  высота h экзотермического пика.

При выборе режима термообработки необходимо учитывать, что первая  ступень (ТЧЦК) находится вблизи температуры размягчения стекла (начало эндотермического эффекта размягчения на термограмме). Кроме того, температуру первой ступени можно выбирать соответствующей верхней температуре отжига стекла (lgη = 12 Па∙с) или на 50° выше её. Вторая ступень термообработки (ТЛСК) лежит в интервале кристаллизации стекла и соответствует максимуму экзотермического эффекта кристаллизации (см. рис. 4.10).

Рассмотрим более детально особенности двухступенчатого режима термообработки стекла с целью получения СКМ.

Первая ступень термообработки отвечает режиму, при котором происходит образование кристаллических центров. При правильном определении ТЧЦК эта ступень может быть короткой, и, наоборот, если температура установлена неправильно, длительность выдержки возрастает. Что произойдет, если эта температура будет выше или ниже оптимальной? На первой ступени будет образовано мало кристаллических центров и в последующем (на второй ступени термообработки) на них вырастут кристаллические зерна относительно крупных размеров, распределенные в сравнительно большом количестве стеклофазы. Свойства такого СКМ будут определяться в основном свойствами остаточного стекла.

Вторая ступень термообработки отвечает температуре максимума роста кристаллов, а продолжительность этой ступени соответствует времени, которое требуется для кристаллизации стекла по всему объему. Температуру второй ступени определяют значительно точнее, чем температуру первой (см. рис. 4.10). Задача нахождения этой температуры несколько усложняется, если при кристаллизации могут образоваться несколько фаз.

Темп нагревания ограничивается следующими причинами. Во-первых, при очень быстром нагревании (выше 20…30 град/мин) толстостенные изделия могут разрушиться вследствие возникновения такого температурного градиента по толщине изделия, который вызывает образование напряжений, превышающих предел прочности. Для стекол с малым тепловым расширением высокая скорость нагревания менее опасна, чем для стекол с большим  расширением. Во-вторых, при высокой скорости нагревания в области температур, превышающих температуру размягчения стекла, возможна деформация изделий, если при заданном темпе нагревания не успевает пройти процесс образования кристаллического каркаса, армирующего изделие. Возможность деформации изделия – наиболее опасное явление, которое необходимо избегать при получении СКМ. В-третьих, разрушение изделия может произойти в том случае, если объемные изменения, сопровождающие кристаллизацию, проходят столь быстро, что возникающие при этом напряжения между кристаллическими зернами разных фаз, а также между этими зернами и стекловидной фазой не успевают релаксировать ввиду быстрого темпа нагревания.

Вместе с тем для технологии СКМ весьма важно повысить до предела темп нагревания, чтобы сделать процесс термообработки возможно более коротким.

Практически скорость нагревания обычно составляет 2…5 град/мин, а для тонкостенных изделий достигает 10 град/мин и более.

## Работа 4.3.  Кристаллизация стекла

Для термической обработки отбирают образцы стекла, синтезированного в лабораторных или промышленных условиях специально для получения СКМ.

Для приближенного определения температурных областей различных этапов кристаллизации применяют термообработку стеклянной палочки или кусочков стекла массой около 1 г,  помещенных в керамическую лодочку, в нагретой  градиентной  печи.   При обработке в интервале  40…1 000°С в течение 1…2 ч по длине палочки или лодочки с кусочками стекла происходит изменение внешнего вида стекла (опалесценция, помутнение, глушение и т.д.),  по которому удается составлять представление о процессах, протекающих в стекле при данных температурных условиях.

Схема структурных изменений в стекле, термообработанном в градиентной печи, показана на рис. 4.11.

1                    2                         3                           4                5

Т1               Т2                                                  Т3

Повышение температуры

Рис. 4.11. Схема структурных изменений в стекле,

термообработанном в градиентной печи:

1 – исходное стекло;   2 – опалесценция; 3 – тонкокристаллическая структура;

4 – укрупнение кристаллов; 5 – плавление кристаллов

Температура в интервале  Т1…Т2, в котором появляется опалесценция, заведомо выше температуры первой ступени, так как на этом интервале температур уже произошел рост центров кристаллизации до частиц видимых размеров. В температурном интервале Т2…Т3 наблюдается вначале тонкокристаллическая, затем более грубая структура. При температуре Т3 происходит плавление кристаллов. Таким образом, определяют, что температура первой ступени находится ниже температуры Т1, а температура второй ступени – где-то в середине интервала Т2…Т3.  Температура Т3 приблизительно соответствует температуре плавления СКМ из исследуемого стекла.

По градиентной пробе устанавливают рентгеновским анализом фазовый состав, соответствующий температурам Т2…Т3.

Для уточнения значений температур ТЧЦК,, и особенно, ТЛСК , выполняют дифференциально-термический анализ (ДТА) стекла в интервале температур 20…1000°С при нагреве порошка со скоростью           10 град/мин. Температуры ТЧЦК и ТЛСК определяют в соответствии с   рис. 4.10.

Кроме того, для более надежного установления температуры первой ступени термообработки находят Тg исходного стекла, используя для этого подходящие экспериментальные или расчетные методы.

Однако  ни градиентный метод, ни метод  ДТА, ни расчет Тg не дают однозначного ответа на вопрос, какова  температура ТЧЦК.  Эту температуру находят по далеко не совершенному методу подбора условий, при которых получают оптимальные значения таких свойств, как плотность, прочность, тепловое расширение, являющихся чувствительными индикаторами процесса кристаллизации.

В работе индикатором кристаллизации служит плотность стекла, значение которой , как правило, растет тем в большей степени, чем выше степень закристаллизованности стекла. В связи с этим, перед термической обработкой стекол определяют их плотность гидростатическим методом с точностью взвешивания образцов ± 0,001 г.

Далее проводят термическую обработку образцов исходных стекол в электрической муфельной печи по установленному режиму, аналогичному приведенному на рис. 4.9. Образцы стекол (не менее трех) располагают на подставке из огнеупорного материала в зоне постоянных температур печи. Скорость нагрева до температуры первой ступени принимают 7…10 град/мин, время выдержки при  ТЧЦК  – 0,5…1 ч. Скорость подъема температуры  второй ступени термической обработки не превышает 4…5  град/мин во избежание деформации или растрескивания  кристаллизующихся образцов. Время выдержки при ТЛСК составляет 0,5…1 ч. Затем печь отключают, образцы оставляют в печи до полного охлаждения. В процессе медленного охлаждения происходит отжиг образцов СКМ.

Полученные образцы СКМ подвергают визуальному осмотру, отмечая следующее:

- характер и степень кристаллизации в соответствии с качественной шкалой;

- цвет полученного материала и равномерность окраски;

- наличие деформации образцов, трещин, вмятин, оплавления граней и т.п.

Определяют плотность СКМ   методом гидростатического взвешивания. При необходимости измеряют  и другие свойства  материала: прочность, химическую и термическую стойкости, ТКЛР и др. Сравнивают полученные значения свойств со свойствами исходного стекла, устанавливают факторы, приводящие к тем или иным изменениям свойств.

Результаты работы представляют в табл. 4.2.

Таблица  4.2

Кристаллизация стекла с целью получения СКМ

| Состав исходного стекла | Параметры термической обработки |  | Фазовый состав СКМ | Визуальная характеристика СКМ | Значение свойств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т1 | Т2 |  |  | стекла | СКМ |

## Работа 4.4.  Расчет вероятного фазового состава СКМ

В настоящее время разработаны достаточно точные способы расчета физико-химических свойств стекол по их химическому составу, например аддитивный метод расчета А.А.Аппена. Аналогичный расчет свойств СКМ непосредственно по содержанию оксидов невозможен, так как  свойства в основном определяются  их фазовым составом.  В связи с этим необходимо уметь рассчитывать вероятный фазовый состав стеклокристаллического материала по химическому составу исходного стекла.

Исходные данные: химический состав стекла, качественный фазовый состав СКМ. Расчет рассмотрим на примерах.

Пример.  Химический состав стекла, мас. %: 45,8 SiO2;  25,3 Al2O3; 17,8 MgO, 11,1 TiO2. При кристаллизации выделяются кордиерит и титанат магния. Рассчитать фазовый состав СКМ, оценить его свойства.

Прежде чем приступить к расчету необходимо из научной, справочной и учебной литературы выяснить, какими физическими и техническими свойствами обладают искомые минералы.

Кордиерит, например, характеризуется плотностью 2530 кг/м3, температурой плавления 1470°С, твердостью по шкале Мооса 7…7,5 и имеет малый ТКЛР – примерно 10.10–7 град–1, вследствие чего кордиеритовые ситаллы отличаются высокой термостойкостью.

Расчет удобнее вести, если состав стекла выражен в мольных долях (mi):

0,763 SiO2;  0,248 Al2O3;  0,445 MgO;  0,139 TiO2.

Для расчета необходимо также знать молекулярные массы минералов (Мmi), которые легко рассчитываются по химическим формулам:

2MgO∙2Al2O3∙5SiO2 – 584;

MgO∙TiO2 – 120.

Количество минерала вычисляют по оксиду, содержание которого в стекле минимально.

При расчете имеет значение последовательность расчета фаз. Первичными кристаллическими фазами в случае кордиеритовых ситаллов являются алюмотитанат, титанат магния, рутил. Кордиерит выделяется в последнюю очередь. Следовательно, расчет начинают с титаната магния. Cодержание титаната магния (Ртм, мас.%) в стеклокристаллическом материале  определяют из следующего выражения:

Ртм = mTiO2∙Mmтм = 0,139∙120 = 16,68.

Затем находят остаточное количество MgO, мол. доли:

mMgO = 0,445 – 0,139 = 0,306.

Определяют содержание кордиерита (Ркор),  мас. %:

Ркор = 0,248∙584/2 = 72,42.

Степень закристаллизованности материала составит, мас.%:

16,68 + 72,42 = 89,1.

На свойства стеклокристаллического материала оказывает существенное влияние и стекловидная фаза, количество которой составляет, мас.%:

100 – 89,1 = 10,9.

В связи с этим определяют химический состав остаточной стеклофазы. Так как оксиды титана и алюминия полностью вошли в состав кристаллизующихся минералов, стеклофаза содержит оксид магния и диоксид кремния, остаточные количества которых (miсф) рассчитывают следующим образом:

mMgOсф = 0,445 – 0,139 – 0,248 = 0,058;

mSiO2сф = 0,763 – 2,5.0,248 = 0,143.

Затем состав остаточной стеклофазы выражают в массовых процентах (Piсф) и оценивают его  влияние на  основные свойства СКМ:

PMgOсф = 0,058. 40.100 /(0,143. 60 + 0,058.40) = 21,3;

PSiO2сф = 0,143.60.100 /(0,143. 60 + 0,058.40) = 78,7.

Выполненный расчет удобно и наглядно представить в виде       табл. 4.3.

Таблица  4.3

Расчет фазового состава кордиеритового ситалла

| Фаза | SiO2 | Al2O3 | MgO | TiO2 | Количество фазы, мас. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходное стекло: мас.% | 45,8 | 25,3 | 17,8 | 11,1 | 100 |
| мол. дол. | 0,763 | 0,248 | 0,445 | 0,139 | – |
| Количество MgO∙TiO2, мас. % | 0,139∙120 = 16,68 |  |  |  | 16,68 |
| Остаток, мол. дол. | 0,763 | 0,248 | 0,306 | – | – |
| Количество кордиерита, мас. % | 0,248∙584/2 = 72,42 |  |  |  | 72,42 |
| Остаток, мол. дол | 0,143 | – | 0,058 | – | – |
| Степень закристаллизованности, мас. % | 16,68 + 72,42 = 89,1 |  |  |  | 89,1 |
| Состав остаточной стеклофазы, мас. % | 78,7 | – | 21,3 | – | 10,9 |

Исходные данные для выполнения расчета вероятного фазового состава СКМ указаны в табл. 4.4.

Таблица  4.4

Химический состав стекла и фазовый состав СКМ

| Показатели | Содержание оксидов, мас.%, в составах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сподуменовые СКМ |  |  |  |  |  |
| SiO2 Al2O3 Li2O TiO2 | 73,5 16,2 4,3 6,0 | 65,5 21,0 9,0 4,5 | 53,0 26,0 14,0 7,0 | 54,5 34,5 5,5 5,5 | 61,3 26,0 7,7 5,0 |
| Кристаллические фазы | Сподумен, рутил | Сподумен, рутил | Эвкриптит, алюмотитанат | Сподумен, рутил | Сподумен, рутил |
| Кордиеритовые СКМ |  |  |  |  |  |
| SiO2 Al2O3 MgO TiO2 Li2O CaO | 45,5 30,5 12,5 11,5 - - | 46,7 28,9 13,3 10,2 0,9 - | 58,1 19,1 13,7 9,1 - - | 50,2 26,5 11,9 11,4 - - | 53,3 26,7 3,6 11,1 - 5,3 |
| Кристаллические фазы | Кордиерит, рутил | Кордиерит, титанат магния | Кордиерит, титанат магния | Кордиерит, рутил | Кордиерит, титанат кальция и магния |
| Шлаковые СКМ |  |  |  |  |  |
| SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 FeO Na2O | 55,0 7,4 24,5 6,6 2,9 1,8 1,8 | 38,5 15,9 28,6 12,8 0,5 0,2 3,5 | 52,0 12,6 27,1 6,5 0,6 0,3 0,9 | 50,9 21,5 18,1 6,4 0,3 0,1 2,7 | 46,8 12,4 27,4 6,5 3,1 1,8 2,0 |
| Кристаллические фазы | Волластонит, диопсид, магнетит | Минералы группы пироксенов | Минералы группы пироксенов | Анортит | Диопсид, анортит, магнетит |

## Контрольные вопросы к разделу 4

- Какие процессы относятся к термической обработке стекла?

- Что называется отжигом стекла?

- Рассмотрите механизм возникновения напряжений в стеклянной пластине при ее охлаждении или нагревании  в интервале температур  ниже Тg.

- Какие напряжения называют временными?

- Рассмотрите механизм возникновения напряжений в стеклянной пластине при ее охлаждении от температур существенно выше Тg.

- Какие напряжения называют постоянными (остаточными)?

- Что является основной причиной возникновения остаточных напряжений в стекле?

- Какими параметрами характеризуется процесс отжига стекла и стеклоизделий?

- Какова методика расчета режима отжига по Адамсу и Вильямсону?

- Что такое «эффективная» толщина? Каким образом она рассчитывается для листовых стекол и стеклоизделий?

- В чем состоит процесс закалки стекол?

- Каковы достоинства закаленного стекла?

- Какого рода напряжения возникают в стекле при закалке?

- Каковы параметры процесса закалки? Каким образом они рассчитываются?

- Как влияют на степень закалки толщина стекла? Величина ТКЛР стекла? Интенсивность охлаждения?

- Можно ли закалить кварцевое стекло?

- Какое стекло легче закалить листовое или пирекс?

- Можно ли закалить стекло, резко охлаждая его от 400°С?

- В чем состоит назначение специальной термической обработки стекла при синтезе ситаллов?

- Что такое ситалл?

- От чего зависят физико-технические свойства ситалла?

- Какими факторами обусловливается фазовый состав ситалла?

- Охарактеризуйте режим термообработки стекла при синтезе ситалла?

- Каковы параметры режима кристаллизации? Каким образом они определяются?

- Каковы достоинства кордиеритовых ситаллов?

# 5.  Механическая обработка стекла

К механической обработке стекла относятся процессы шлифовки и полировки, нанесение алмазной грани, резки,  фацетирования, токарной обработки, сверления, пескоструйной обработки.

Шлифовка и полировка являются наиболее важными операциями холодной обработки стекла. Шлифовка – это процесс, при котором стекло получает определенную форму, а полировка – процесс, при котором изделие получает окончательное качество поверхности (блеск, прозрачность).

Основная часть формовочного процесса заключается в грубой шлифовке (обдирке), которая придает стеклу форму, мало отличающуюся от окончательной формы изделия.

Решающим критерием грубой шлифовки является скорость снятия слоя стекла, причем шероховатость поверхности при этом не принимается во внимание; она учитывается при последующей операции – тонкой шлифовке.

Процесс тонкой шлифовки состоит из одной или нескольких стадий для создания поверхности с минимальной шероховатостью. Тонкая шлифовка является, таким образом, переходной ступенью от грубой шлифовки к полировке.

Полированная поверхность имеет глубину неровностей, меньше длины волны видимого света. Она прозрачна, не рассеивает световых лучей и обладает совершенным блеском.

Шлифовка происходит при взаимном трении стекла и абразивного материала, чаще  всего в присутствии воды. Двигающиеся острые зерна абразива разрушают поверхность стекла и создают на ней сеть царапин и трещин. При продолжении процесса из разрушенного слоя выламываются мелкие кусочки стекла, что увеличивает площадь обрабатываемой поверхности  и снижает массу шлифуемого изделия.

Шлифовка производится водной суспензией абразивного порошка, которая наносится между обрабатываемым изделием и шлифовальным инструментом или при помощи круга из связанного абразива, на который поступает вода.

Интенсивность процесса шлифовки характеризуется количеством стекла, удаленного с единицы поверхности изделия. Качество поверхности определяется как степенью шероховатости, так и равномерностью снятия слоя. Скорость съема стекла определяет продолжительность процесса шлифовки, а от качества отшлифованной поверхности зависит продолжительность полировки. Интенсивность процесса и качество поверхности после шлифовки зависит от выбора абразивного материала и технологических условий.

Абразивные вещества могут быть свободными и связанными.

Свободными абразивами называют шлифовочные порошки. В качестве абразивного порошка применяют природные или синтетические материалы.

Из природных материалов для шлифовки стекла применяют алмаз, корунд, наждак, гранат и кварцевый песок. Из синтетических абразивов – электрокорунд, карбид кремния и карбид бора. Основные физико-механические свойства некоторых абразивных материалов приведены в табл. 5.1.

Таблица  5.1

Физико-механические свойства абразивных материалов

| Материал | Плотность, кг/м3 | Микротвердость, МПа | Твердость по шкале Мооса | Относительная абразивная производительность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Песок Гранат Корунд Электрокорунд Карбид кремния Алмаз | 2 600 4 050 3 700 3 900 3 200 3 500 | 11 000 14 500 22 100 20 000 33 100 100 000 | 7 7…7,5 9 9 9,2 10 | 1 2…2,5 5,5 5…6 8,7 30 |

Дисперсность является наиболее важной характеристикой свободного абразива, от которой зависит как интенсивность шлифования стекла, так и шероховатость поверхности.

При шлифовке стекла связанным абразивом применяют диски из природного песчаника и некоторые виды синтетических абразивных кругов.

Интенсивность процесса шлифовки стекла зависит от  качества стекла, природы и крупности применяемых абразивных материалов, количества и плотности суспензии абразивного материала, подаваемого под шлифовальник, удельного давления шлифовальника на стекло, скорости его вращения и др.

Количество удаляемого стекла увеличивается с повышением твердости и  величины зерен абразивного материала.  В то же время наличие отдельных очень крупных зерен приводит к образования царапин на поверхности стекла.

Из всего количества абразива, подаваемого под шлифовальник, лишь 15…20% производят работу по шлифовке стекла, а остальной абразив сбрасывается с его поверхности при вращении шлифовальника.

Производительность процесса шлифовки увеличивается при повышении давления шлифовальника на зерна абразивного материала и частоты вращения шлифовальника. Однако необходимо контролировать величину сбрасываемого абразива, чтобы избежать его перерасхода.

Скорость процесса шлифовки существенно  зависит от химического состава стекла, определяющего такие его свойства, как твердость и химическую устойчивость. В табл. 5.2 приведены данные о скорости шлифовки  стекол различных составов.

Таблица  5.2

Скорость шлифовки промышленных стекол

| Стекло | Относительная скорость шлифовки электрокорундом, % |
| --- | --- |
| Кварцевое стекло Пирекс Малощелочное 13В Светотехническое ЗС-5 Прокатное Флоат Свинцовый хрусталь Оптический флинт | 42 54,5 62 74,5 100 98 145 175 |

Полирующими материалами называют тонкодисперсные порошки оксидов металлов. Материалы, применяемые для полировки, должны быть однородными по гранулометрическому составу, обладать высокой полирующей способностью и не образовывать на полируемой поверхности царапин. Основными полирующими материалами являются крокус (97…98% α-Fe2O3) и полирит (до 50% СeO2); полирующая способность последнего существенно выше.

Полировка стекла представляет собой совокупность механических, химических и физико-химических процессов.

Интенсивность полировки стекла зависит от давления и скорости полировальника, качества полирующего материала, расхода и плотности полирующей суспензии, материала полировальника и др. Для получения полированной поверхности необходимо удалить слой стекла, в 2,3…2,5 раза превышающий глубину сколов шлифованной поверхности.

На разных стадиях полировки обычно применяют крокусную суспензию разной плотности. В первый период полировки шероховатой поверхности стекла применяют более плотную суспензию (1 100…1 150 кг/м3), приготовленную из крупнозернистого крокуса. На конечной стадии полировки  используется небольшое количество  суспензии малой плотности (1 020…1 050 кг/м3).

Процесс полировки следует проводить при рН = 3…9, так как в очень кислой и очень щелочной средах скорость полировки резко уменьшается. Оптимальной температурой процесса полировки следует считать 40…50°С.

Влияние химического состава стекла на скорость процесса полировки аналогично  влиянию на процесс шлифовки (табл. 5.2).

## Работа 5.1.  Шлифовка и полировка стекла

Шлифовку и полировку проводят с целью подготовки образцов стекла, полученных в лабораторных условиях,  для исследования, например,  микротвердости, светопропускания, прочностных показателей и др.

Применяют доступный и дешевый природный абразив – кварцевый песок,  позволяющий получить шлифованную поверхность хорошего качества. Вместе с тем, эффективность процесса шлифовки кварцевым песком значительно ниже, чем другими абразивными материалами (табл. 5.2).

Размеры зерна применяемого песка должны колебаться в пределах от 300 до 15 мкм. Применение песка с величиной зерна более 300 мкм невыгодно, так как слишком увеличивает глубину разрушенного слоя и не дает существенного повышения эффективности процесса. Для последней стадии тонкой шлифовки рекомендуется применять фракцию с величиной зерна 15…20 мкм. Переход на мелкозернистые фракции улучшает качество шлифованной поверхности. Следует отметить, что к гранулометрической чистоте фракций песка предъявляются очень высокие требования. Недостаточно чистая фракция может оставить царапины, ухудшающие качество шлифованной поверхности.

Интервал крупности абразивных порошков  ограничивают  пределами от 300 до 15 мкм и в этом интервале классифицируют их так, чтобы минимальная граница одной фракции была максимальной границей следующей более мелкой фракции. При такой системе классификации абразивных порошков принято придерживаться определенного модуля перехода крупности между основными фракциями соседних порошков М = √2.

При соблюдении всех указанных условий можно рекомендовать для проведения процесса шлифовки листового стекла следующие 9 фракций кварцевого песка:

1          2             3           4            5            6               7                8                 9

15…20 20…28  28…40  40…56  56…78  78…109 109…153  153…214   214…300

Для шлифовки используют образцы стекла, полученные в лабораторных условиях путем отливки на металлическую плиту в формы размером 30×30, 50×50, диаметром 30 мм. Образцы стекла имеют кованую нижнюю и огненно-полированную, но не плоскую, верхнюю поверхности.

Проведение дальнейших исследований (измерения спектрального и интегрального светопропускания, микротвердости и т.п.) требует образцов определенной толщины  с плоскопараллельными  полированными поверхностями.

Для  шлифовки следует путем рассева  приготовить  4 фракции кварцевого песка: 315…250;  250…100;  100…70;  < 70 мкм. Количество песка каждой фракции должно быть не менее 200 г.

Предназначенные для  механической обработки образцы взвешивают на  весах с точностью 0,01 г и определяют среднюю толщину при помощи штангенциркуля.

Шлифовку производят на лабораторном шлифовальном станке.

Образцы стекла при помощи блокировочной смолы наклеивают на блок-шайбу (рис. 5.1).

Рис. 5.1.  Расположение образцов стекла на блок-шайбе

1

2

Для этого блок-шайбу нагревают на электрической плите, предварительно уложив на ее поверхность кусочки смолы  и образцы стекла (1). По мере размягчения смолы образцы стекла прижимают к поверхности шайбы при помощи деревянного бруска. После этого шайбу охлаждают. Для достижения высокого качества шлифованной поверхности образцы стекла должны быть плотно прижаты друг к другу, расстояние между ними заполнено блокировочной смолой.   Плотная укладка исключает попадание  в свободное пространство крупных частиц абразива, которые при переходе к более мелким фракциям могут  образовывать царапины на поверхности  стекла.

Во избежание перекоса поверхностей вокруг лабораторных образцов приклеивают кусочки листового стекла (2) определенной толщины, которые  выступают в качестве эталона.

На поверхность шлифовальника  станка (рис. 5.2) равномерным слоем наносят крупную фракцию песка в количестве 20…30 г,   смачивают водой.  Затем прижимают блок-шайбу с образцами к поверхности шлифовальника и вручную производят несколько вращательных движений шайбой  для равномерного распределения  песка и воды по его поверхности. Станок включают и продолжают процесс шлифовки, периодически вращая блок-шайбу вокруг своей оси, что позволяет избежать  перекоса поверхностей. Переход от обдирки (использование фракций песка 315…250;  250…100) к тонкой шлифовке (фракции 100…70;  < 70 мкм)  производят  по  достижению лабораторными образцами толщины, превышающей  эталонную на 0,5…0,8 мм.

1

2

3

4

5

Рис. 5.2. Лабораторный шлифовальный станок:

1 – блок-шайба с образцами стекла; 2 –  абразивная

суспензия; 3 – шлифовальник; 4 – станина; 5 –  выключатель

К полировке переходят по достижении тонкой матовой поверхности образца после использования самой мелкой фракции песка.

В полировальном станке вместо шлифовальника используют шайбу, обтянутую войлоком или фетром, на поверхность которой периодически подают суспензию крокуса. Процесс продолжают до получения зеркальной поверхности стекла.

По достижении полированной поверхности одной стороны образцов блок-шайбу нагревают, образцы снимают, а поверхность шайбы очищают от остатков смолы. Затем производят блокировку образцов полированной поверхностью на блок-шайбу, и аналогичным образом шлифуют и полируют вторую сторону.

По окончании процесса полировки определяют массу и толщину каждого образца.

Результаты работы описывают  по форме, приведенной в табл. 5.3.

Таблица  5.3

Технологические параметры шлифовки и полировки стекла

| Вид стекла | Номер образца |  | Толщина и масса образца |  | Время обработки образца фракцией, мкм |  |  |  | Качественная характеристика поверхности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | началь-ная | конеч- ная | 315…250 | 250… 100 | 100… 70 | < 70 |  |

Подготовленные образцы стекла с плоскопараллельными полированными поверхностями оставляют для дальнейших испытаний.

## Работа 5.2.  Изучение влияния различных факторов

## на скорость процесса шлифования

Учитывая зависимость скорости процесса шлифовки от многих факторов, лабораторная работа включает три варианта  заданий.

Задание 1.  Изучение влияния природы абразивного материала

В работе используют три  абразивных материала – песок, электрокорунд и карбид кремния, обладающие различной твердостью, а следовательно, и абразивной производительностью (табл. 5.1). Крупность зерен у всех абразивных материалов одинакова и составляет 100…250 или 320…500 мкм.

Из листового стекла толщиной не менее 6 мм вырезают три образца размером 50×50 мм. Каждый образец взвешивают с точностью            ± 0,01 г.

Производят шлифовку на лабораторном станке (рис. 5.2), используя для каждого образца один из приготовленных абразивов. На шлифовальник насыпают порошок абразива в количестве 20…30 г, увлажняют его и вручную прижимают образец к поверхности шлифовальника. Включают станок и проводят процесс шлифовки, стараясь соблюдать постоянство давления на образец, периодически поворачивая его для равномерного удаления стекла по всей поверхности.

Для получения надежных сравнительных характеристик абразивной активности используемых материалов важно при шлифовке всех образцов соблюдать постоянство условий эксперимента: давления на образец, количества используемого абразива, количества воды, времени шлифования.

Количества удаленного стекла (Δm) определяют, взвешивая промытые и высушенные образцы, отшлифованные в течение  20 мин. Рассчитывают скорость процесса шлифования как количество стекла, удаленного с единицы поверхности образца в единицу времени, V, кг/м2∙ч:

V=ΔmS⋅τ

Оценивают относительную абразивную производительность (А) исследуемых материалов, принимая производительность песка за единицу:

Акор = Vкор/Vп

где Vкор и Vп  – скорость шлифования при использовании в качестве абразива корунда и песка соответственно, кг/м2∙ ч.

Результаты  работы записывают в табл. 5.4 и для наглядности представляют в виде диаграммы (рис. 5.3).

Таблица  5.4

Интенсивность шлифования стекла различными абразивами

| Номер образца | Площадь образца, S.104, м2 | Масса m.103, кг |  | Скорость шлифования V, кг/м2∙ч | Абразивная производительность, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальная | конечная |  |  |

Песок              Корунд              Карбид

кремния

V,

кг/м2. ч

Рис. 5.3.  Абразивная производительность различных материалов

Задание 2. Изучение влияния крупности зерен абразивных

материалов

В работе используют два абразивных материала – песок и электрокорунд, обладающие различной твердостью и абразивной производительностью (табл. 5.1). Размер зерен абразива составляет 40…60, 100…250 и 320…500 мкм.

Из листового стекла толщиной не менее 6 мм вырезают шесть образцов размером 50×50 мм. Каждый образец взвешивают на технических весах с точностью ± 0,01 г.

Производят шлифовку на лабораторном станке (см. рис. 5.2), используя для каждого образца различные фракции исследуемых абразивов.  Для получения надежных сравнительных характеристик абразивной активности используемых материалов важно при шлифовке всех образцов соблюдать постоянство условий эксперимента: давления на образец, количества используемого абразива, количества воды, времени шлифования.

На шлифовальник насыпают порошок абразива в количестве 20…30 г, увлажняют его и вручную прижимают образец к поверхности шлифовальника. Включают станок и проводят процесс шлифовки, стараясь соблюдать постоянство давления на образец, периодически поворачивая его для равномерного удаления стекла по всей поверхности.

Количество удаленного стекла в процессе шлифования различными фракциями абразивных материалов (Δm) определяют, взвешивая промытые и высушенные образцы через 10 мин от начала процесса. Рассчитывают скорости процесса шлифования каждой фракцией абразивов как количество стекла, удаленного с единицы поверхности стекла в единицу времени (V, кг/м2∙ч).

Результаты  работы записывают в табл. 5.5 и представляют в виде графика (рис. 5.4).

Таблица  5.5

Интенсивность шлифования стекла абразивами с различной

крупностью зерен

| Номер образца | Вид абразива | Размер зерен, мкм | Масса образца m.103, кг |  | Скорость шлифования V, кг/м2∙ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начальная | конечная |  |

0               100                200                   300                    400                500

Размер зерен, мкм

Рис. 5.4. Зависимость скорости шлифования  от крупности зерен

песка            и карбида кремния

Задание 3. Изучение влияния  химического состава стекла

В работе исследуют два типа стекла:  листовое и свинцовый хрусталь, отличающиеся химическим составом, а следовательно, твердостью и склонностью к шлифованию (см. табл. 5.2). Используют плоские образцы стекол размером 50×50, 30×30 или Ø 30 мм.

Шлифование проводят одним и тем же абразивом, например, порошком электрокорунда с размером зерен 100…250 мкм.

Каждый образец взвешивают  с точностью ± 0,01 г.

Производят шлифовку различных типов стекла на лабораторном станке (см. рис. 5.2).

Для получения надежной сравнительной характеристики склонности к шлифованию исследуемых стекол важно соблюдать постоянство условий эксперимента: давления на образец, количества используемого абразива, количества воды, времени шлифования.

На шлифовальник насыпают порошок абразива в количестве 20…30 г, увлажняют его и вручную прижимают образец к поверхности шлифовальника. Включают станок и проводят процесс шлифовки, стараясь соблюдать постоянство давления на образец, периодически поворачивая его для равномерного удаления стекла по всей поверхности и по мере необходимости подсыпая на шлифовальник новые порции абразива.

Количество удаленного  в процессе шлифования стекла (Δm) определяют, взвешивая промытые и высушенные образцы через 20 мин от начала процесса. Рассчитывают скорости процесса шлифования (V) листового и хрустального стекол как количество материала, удаленного с единицы поверхности  в единицу времени .

Результаты  работы записывают в табл. 5.6.

Таблица  5.6

Зависимость скорости шлифования

от химического состава стекла

| Тип стекла | Вид абразива | Размер зерен, мкм | Масса образца m.103, кг |  | Скорость шлифования V, кг/м2.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начальная | конечная |  |

## Контрольные вопросы к разделу 5

- Перечислите процессы механической обработки стекла и стеклоизделий.

- Какие процессы механической обработки присутствуют в технологической схеме производства флоат-стекла?

- Что называется шлифовкой? Грубой шлифовкой? Дистировкой?

- Что называется механической полировкой стекла?

- Какие способы декорирования стеклоизделий в холодном состоянии основаны на процессах механической обработки?

- При каком условии в процессе механической обработки поверхность стекла превращается из матовой в прозрачную?

- Подвергается ли механической обработке закаленное стекло?

- Что представляют собой свободный и связанный абразивы?

- Как рассчитывается интенсивность (производительность) процесса шлифовки стекла?

- Какими факторами определяется интенсивность процесса шлифовки?

- Перечислите абразивные материалы, использующиеся для шлифовки стекол/

- При равных условиях шлифовки для какого стекла производительность процесса будет больше: пирекс, листовое, хрусталь?

- Введение каких оксидов в состав стекла повышает его твердость?

- Какие материалы используются для механической полировки стекла?

- Какие стадии технологического процесса производства стекла и стеклоизделий определяются процессами механической обработки стекла?

# 6. Химическая обработка стекла

Химические методы применяют для художественно-декоративной обработки поверхности стекла, а также для улучшения его физико-химических свойств (табл. 6.1).

Таблица 6.1

Классификация химических методов обработки стекла

| Способ обработки | Назначение и области применения способа |
| --- | --- |
| Травление стекла путем обработки парами и растворами кислот, содержащими ионы фтора | Кислотная полировка стеклоизделий Создание на поверхности стеклоизделий матового слоя – художественно-декоративная обработка, матирование и клеймение Увеличение механической прочности стекла – получение высокопрочных стекол Создание на поверхности стекла прозрачной оптически однородной пленки с малым показателем преломления – просветление оптики |
| Обработка кремнийорганическими соединениями | Нанесение гидрофобных покрытий – придание поверхности стекла гидрофобных свойств, повышение химической устойчивости, механической прочности, термостойкости |
| Химическое осаждение металлов | Получение различного рода зеркал – серебрение, золочение, меднение |
| Испарение и пульверизация с целью нанесения тонких металлических и оксидных пленок | Люстрирование – нанесение тонкой пленки металлов на поверхность стекла – декорирование стеклянных изделий Ирризирование – нанесение тонкой пленки оксидов некоторых металлов – декорирование стеклянных изделий Нанесение прозрачных электропроводящих пленок на поверхность стекла |
| Восстановление и образование металлического слоя путем вжигания «протравливание» (цементация) | Создание металлических пленок на украшениях из стекла или как средство получения спаев стекла с металлом |
| Живопись красками, требующими обжига | Для окраски стекла. Краситель диффундирует в стекло из пасты, нанесенной на поверхность, и образует окрашенный слой Нанесение рисунка на поверхность стекла при изготовлении художественных изделий |

## 6.1. Обработка плавиковой кислотой

Обработка поверхности стекла парами или раствором плавиковой кислоты  – травление, служит для нанесения  на изделия из стекла различных рисунков, сеток, надписей, фабричных марок и т.п. Лучшие результаты получают при травлении стекла парами плавиковой кислоты.

Процесс травления протекает в две стадии. Вначале поверхность стекла взаимодействует с водой, содержащейся в плавиковой кислоте. В результате происходит гидролиз силикатов, продукты которого взаимодействуют с фтористым водородом HF и образуют фториды. Происходит интенсивное разъедание поверхности стекла, глубина которого зависит от времени воздействия плавиковой кислоты и её концентрации.

Взаимодействие трехкомпонентного силикатного стекла с плавиковой кислотой может быть схематически представлено уравнением:

Na2O∙CaO∙6SiO2 + 28HF → 6SiF4 + CaF2 + 2NaF + 14H2O.

Образовавшийся фтористый кремний взаимодействует с водой:

3SiF4 + 3H2O → 2H2SiF6 + H2SiO3.

Фтористый натрий незначительно растворяется в воде (~ 4%), а фтористый кальций совсем не растворяется, поэтому его кристаллы отлагаются на обрабатываемой поверхности стекла и прочно с нею связываются, придавая стеклу характерную матовость.

Матовую поверхность получают обработкой стекла либо парами плавиковой кислоты, либо в кислотной ванне, содержащей смесь плавиковой и серной кислот, насыщенной фтористыми или сернокислыми солями щелочных металлов.

При обработке поверхности стекла плавиковой кислотой можно получить также блестящую поверхность или так называемую кислотную полировку стеклянных изделий. Сохранение блеска стекла достигается тем, что образующиеся в результате взаимодействия плавиковой кислоты и стекла фториды растворяются в кислотной ванне,  и устраняется причина, вызывающая появление на стекле матовости.

Качество травления зависит от характера травильной ванны и химического состава стекла. Так, нельзя получить матовой поверхности у малощелочных, бесщелочных стекол, у стекол, содержащих малое количество щелочноземельных оксидов. Свинцовый хрусталь дает красивую тонкозернистую поверхность, а баритовый – более грубозернистую. Стекла, содержащие более 12…15 мас. % В2О3, вообще не дают матовой поверхности. Это объясняется тем, что образующийся в ходе реакции фтористый бор хорошо растворяется в воде.

## Работа 6.1. Травление поверхности стекла

Задание 1. Матовое травление

Матовое травление производят в парах плавиковой кислоты или в растворах  кислых её солей, например, KHF2, NaHF2.

Работы по травлению выполняют в защитных очках и резиновых перчатках под тягой!

Травление  стекла производят в ванночках из фторопласта, чугуна, меди размером 80×120 мм.

При травлении в парах в ванночку наливают 100…150 мл 60…65%-ной плавиковой кислоты и ставят на водяную баню. Образцы стекла помешают над ванночкой на деревянных перекладинах и обрабатывают 15…20 мин. Затем пластинки снимают, промывают водой и визуально определяют степень и качество травления.

При обработке стекла в травильном растворе пластинки погружают в ванночку и выдерживают в ней 10…15 мин. Затем их вынимают и обмывают водой.

Составы  травильных  смесей  многочисленны, например: 1 л воды, 250 г KHF2, 250 г соляной кислоты плотностью 1 150 кг/м3, 140 г K2SO4.

Если на пластинке стекла надо получить какой-либо узор или надпись, то её покрывают защитным слоем. Затем на слое защитного покрытия процарапывают острием надпись или узор, после чего пластинку стекла погружают в травильную ванночку.

По истечении времени травления пластинку промывают в холодной воде для удаления кислоты, а затем в горячей воде и протирают для удаления защитного слоя.

В качестве защитного покрытия чаще всего используют пчелиный воск, который хорошо растворим в бензине и скипидаре. Можно рекомендовать следующие смеси, мас. %: воск – 80, канифоль – 10, церезин – 10.

Матовому травлению подвергают листовые стекла и свинцовый хрусталь.

Задание 2. Блестящее травление (полирование)

Для химического полирования стеклянных изделий применяют обычно смесь, содержащую 250 мл воды, 250 мл 60…65 %-ной плавиковой кислоты, 500 мл серной кислоты (плотность 1 840 кг/м3).

Образцы матового стекла (травленого или шлифованного) погружают при помощи щипцов в ванночку, наполненную указанным раствором с температурой 40…60°С. Через каждые 20…30 с образцы стекла  вынимают   из ванночки и определяют визуально качество полированной поверхности. Для окончания полировки достаточно 2-х, 3-х кратного погружения образцов в травильный раствор.

Результаты работ по травлению поверхности стекла записывают в табл. 6.2.

Таблица  6.2

Травление поверхности стекла

| Тип стекла | Состав травильной смеси | Продолжительность травления, мин | Температура раствора, °С | Качественная оценка поверхности |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 6.2. Декорирование стекла силикатными красками

Силикатные краски представляют собой тонкомолотые легкоплавкие цветные глазури. Температура растекания их при обжиге на стекле составляет около 550°С, что соответствует температуре начала размягчения самого окрашиваемого стекла. При обжиге предмета, расписанного силикатными красками, последние приплавляются к поверхности стекла.

Силикатные краски после обжига на стекле могут образовать прозрачные или непрозрачные цветные покрытия, в связи с этим различают прозрачные и непрозрачные силикатные краски.

Краски для стекла состоят из флюса и красителя. Если при  получении краски материалы, образующие флюс, были сплавлены вместе с красителями, то получается прозрачная краска. Краситель как бы растворяется в бесцветном легкоплавком стекле, который называется флюсом.  Иногда бесцветный  флюс плавят отдельно, а потом размалывают совместно с каким-либо пигментом. Так получают непрозрачные краски.

Силикатные краски должны закрепляться на стекле при температуре начала его размягчения (550…570°С). Это  обусловлено тем, что само расписанное стекло не должно при обжиге деформироваться. В то же время на поверхности это стекло должно размягчиться настолько, чтобы обеспечить прочное сцепление с силикатной краской. Желательно, чтобы температура обжига, при которой происходит растекание красок, была на 10…20°С ниже температуры размягчения стекла.

Термический коэффициент линейного расширения  (ТКЛР) краски  и стекла должны различаться не более, чем на 5 %. При большем отклонении на поверхности появляются волосные сверкающие трещинки (цек) или же слой краски отскакивает от стекла в результате сильных механических напряжений между краской и стеклом.

Основой силикатных красок для стекла являются флюсы. Это очень легкоплавкие стекла, которые уже при 550°С приобретают текучесть. В то же время флюс не должен быть чрезмерно текучим, так как тогда краска при обжиге будет стекать с вертикальных стенок изделий.  В качестве флюса может служить боросиликат свинца 2PbO∙B2O3∙SiO2. Химический состав этого флюса, мас. %: SiO2 – 10,42; B2O3 – 12,11; PbO – 77,47. В тех случаях, когда химическая устойчивость флюса, приготовленного на основе боросиликата свинца, недостаточна, вводят небольшие добавки других оксидов. Состав химически устойчивых флюсов должен соответствовать, мас.%: 55…65 PbO; 10…17 SiO2; 4…11 B2O3; 2…6 CaO; 3…5 ZnO; 0,5…3 Al2O3; 0…1 TiO2; 1…3 Na2O; 0…3,5 K2O.

Прозрачные краски для стекла сплавляют в электрических тигельных печах, вырабатывают способом грануляции. Полученные флюсы размалывают в шаровых мельницах ( при получении непрозрачных красок помол ведут совместно с пигментами). Затем краски сушат до постоянной массы и просеивают сквозь сито 10 000 отв/см2.

Существует много способов украшения стеклянных изделий силикатными красками:

- живопись – выполнение вручную сложных художественных работ на плоском стекле или на объемных предметах;

- роспись – нанесение вручную несложных декоративных элементов, точек, отводов и т.п.;

- нанесение простых рисунков при помощи штемпелей;

- аэрография –  распыление красок на стекле по трафарету;

- декалькомания – способ переводных картинок;

- шелкотрафаретная печать и др.

## Работа 6.2. Декорирование стекла силикатными красками

Для проведения работы необходимы: стеклянные палитры толщиной 4…5 мм и размером 20×20 см со шлифованной поверхностью; маленькие ступки для растирания красок; шпатели; кисти, перья; капельница для скипидара и склянка для масла.

Подготовка красок. Малое количество краски вручную шпателем растирают на толстом матовом стекле – палитре со скипидаром и скипидарным маслом. Консистенция краски зависит от характера живописной работы. Обычно консистенцию определяют, сдвигая шпателем часть  краски на палитре. При этом ровная граница не должна расплываться. Если краска слишком жидкая, размазывают её на стекле, и она быстро подсыхает, при этом можно добавить немного сухой краски. Если же она слишком густая, добавляют немного скипидара.

Приемы росписи.  К простейшим видам росписи стекла относят различные полоски (отводки), штриховку, выполнение несложных геометрических элементов, сплошное покрытие поверхности и т.п.

Отводками называют ровные горизонтальные ленты и полоски на объемном изделии. Отводка, сделанная по верхнему обрезу изделия, называется «край». Тонкая полоска называется «усиком». При отводке применяют специальные кисти: тупые – для нанесения ленты, скошенные – для усика.

Для ровного покрытия стекла краской её наносят широкой кистью, а затем выравнивают шерстяным тампоном, завернутым в марлю.

Наиболее сложные рисунки выполняют кистями вручную. Для каждой краски следует брать отдельную кисть. Сложные рисунки расписывают в определенной последовательности. Сначала расписывают большие поверхности, а затем выполняют мелкие детали: штрихи, точки и т.п.

Рисунок предварительно намечают на изделиях кистью или пером, или же припорашивая углем через наколотую по контуру рисунка кальку. Иногда изделия разрисовывают без разметки. В некоторых случаях шаблон или копию рисунка вкладывают внутрь расписываемого полого изделия или кладут под расписываемый лист стекла. При этом стекло должно быть бесцветным или слабоокрашенным.

Расписываемое стекло должно быть сухим и очищенным от жировых пятен. В хорошо исполненном рисунке на стекле каждый элемент должен быть выполнен  одним ударом кисти. Тонкие штриховые рисунки можно выполнять стальным пером, которое нужно вести довольно медленно, чтобы краска успевала стекать.

Краску на большой поверхности лучше всего выравнивать тампоном, им также можно наложить краску с постепенным уменьшением толщины слоя, а также можно затушевать переход краски одного цвета в другой.

Рис. 6.1. Образцы рисунков на стекле, полученных с использованием

трафарета (а), отводкой (б), росписью вручную (в)

в

а

б

В лабораторном журнале дожны быть изображены копии рисунков, наносимых на стекло.

Обжиг изделий. Все виды красок закрепляются при обжиге.  При этом должны соблюдаться следующие условия. Изделия не должны нагреваться слишком быстро, иначе они могут растрескиваться. В печи необходим небольшой избыток кислорода. Температуру устанавливают такую, чтобы обеспечить растекание красок, но избежать деформации изделий. Обычно стремятся к тому, чтобы все краски обжигались при одной температуре, которую устанавливают опытным путем. Для одной и той же краски интервал растекания составляет 20°С.

Скорость подъема температуры определяется конструкцией печи и толщиной изделия. Температура обжига 540…560°С обычно достигается за 1,5…2 ч. Слишком быстрый нагрев на первой стадии недопустим, так как органические вещества не успевают выгорать, и краска вскипает. Установлено, что хорошее качество обжига большинства красок  получается после выдержки при температуре 540°С в течение 1 ч. После обжига следует отжиг и охлаждение изделий. Температурно-временной режим обжига приводится в лабораторном журнале.

В заключении дают качественную характеристику росписи стекла силикатными красками, отмечая:

- равномерность наложения слоя краски;

- наличие трещин или сколов краски;

- степень растекания, блеск, яркость цветовой гаммы;

- технику выполнения рисунка и т.п.

## Контрольные вопросы к разделу 6

- Приведите примеры использования процессов химической обработки с целью декорирования стекол и стеклоизделий?

- Какой способ химической обработки стекла используется для его упрочнения?

- Каково назначение обработки стекла кремнийорганическими соединениями?

- Что такое люстрирование поверхности стекла?

- Почему при взаимодействии натрий-кальций-силикатного стекла с плавиковой кислотой происходит потеря прозрачности стекла? Напишите химическую реакцию взаимодействия.

- Как происходит процесс химического полирования стекла? Каков состав полировальной ванны?

- Каково влияние состава стекла на процесс химического матирования?

- Как получить путем химического матирования рисунок на стекле?

- Что представляют собой силикатные краски?

- Что представляет собой флюс?

- Стекла каких силикатных систем составляют основу силикатных красок?

- Какова температура обжига силикатных красок для декорирования стекла?

- Какие способы декорирования стекла силикатными красками Вам известны?

# 7. Содержание и темы курсовой работы

Цель курсовой работы – получение и реализация навыков использования усвоенных теоретических и практических знаний по направлению «Физико-химические основы технологии стекла» для самостоятельного решения конкретных технологических задач, в частности, разработки  рационального режима технологического процесса, качественного и количественного описания каждой стадии получения конкретного вида стекла или стеклоизделий.

Работа состоит из пояснительной записки объемом 20–25 страниц машинописного текста и является продолжением выполненной в предыдущем семестре контрольной работы по всестороннему анализу состава стекла,  его технологических характеристик и физико-механических свойств. При разработке температурного режима стадий технологического процесса следует пользоваться выведенным ранее уравнением  температурной зависимости вязкости ФФТ.

## 7.1. Содержание курсовой работы по теме:                                                             «Разработка рациональной технологии,                                                                       качественное и количественное описание стадий процесса»

Введение.

- Характеристика данного вида стекла (стеклоизделия): ведущие свойства, назначение, области применения.

- Состояние производства в России, за рубежом.

- Выбор и обоснование основных и вспомогательных сырьевых материалов: тип сырья, ГОСТ, марка, химический состав, пересчеты состава.

- Расчет рецепта стекольной шихты.

- Анализ результатов расчета шихты: баланс оксидов железа в стекле; расчет и оценка ОВП шихты; модуль формуемости шихты.

- Технологическая схема подготовки шихты.

- Расчет силикатного состава стекла.

- Оценка интенсивности стеклообразования по химическому составу стекла.

- Разработка рационального температурного режима стекловарения.

- Выбор и обоснование способов интенсификации стекловарения.

- Выбор и характеристика ассортимента стекол (стеклоизделий).

- Характеристика способа и температурного режима формования.

- Расчет режима отжига.

- Описание процессов дополнительной обработки: термической, механической, химической.

- Декорирование стекол (стеклоизделий).

Заключение

## 7.2. Темы контрольных работ

Тема курсовой работы выбирается в соответствии с заданным вариантом (табл. 7.1).

Таблица 7.1

Химические составы стекол

| Марка стекла | Содержание оксидов, мас. % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | B2O3 | Al2O3 | MgO | CaO | BaO | PbO | ZnO | Na2O | K2O |  |
| Листовое и строительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полированное | 72,4 | – | 1,4 | 3,2 | 9,5 | – | – | – | 13,2 | 0,3 | 1 |
| Стеклоблоки | 72,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 9,0 | – | – | – | 14,0 | – | 2 |
| Марблит | 69,0 | 5,0 | – | – | – | – | – | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 3 |
| Стеклянные трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пирекс | 80,5 | 12,0 | 2,0 | – | 0,5 | – | – | – | 4,0 | 1,0 | 4 |
| 13в | 65,5 | – | 15,5 | 4,0 | 13,0 | – | – | – | 2,0 | – | 5 |
| Химико-лабораторное стекло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Натрий-кальцийсиликатные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 23 | 68,4 | 2,7 | 3,9 | 0,7 | 8,5 | – | – | – | 9,7 | 6,1 | 6 |
| Стекла типа пирекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monax | 74,7 | 13,5 | 3,9 | 0,5 | 0,8 | – | – | – | 5,9 | 0,7 | 7 |
| Simax | 80,1 | 13,0 | 2,4 | – | 0,5 | – | – | – | 4,0 | – | 8 |
| Циркониевые щелочеустойчивые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щ 23 | 60,0 | ZrO2 12,0 | 2,0 | – | 4,0 | SrO 4,0 | La2O3 4,0 | – | 12,0 | Li2O 2,0 | 9 |
| Медицинское стекло (ГОСТ 19808–86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МТО | 73,0 | – | 1,5 | 10,0 |  | – | – | – | 15,5 | – | 10 |
| НС-1 | 73,0 | 4,0 | 4,5 | 8,0 |  | – | – | – | 8,5 | 2,0 | 11 |
| ХТ | 74,0 | 8,0 | 5,0 | 1,2 |  | 4,0 | – | – | 5,0 | 2,8 | 12 |
| Стеклянное волокно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щелочное | 70,5 | – | 3,1 | 3,1 | 8, 8 | – | – | – | 14, 5 | – | 13 |
| Малощелочное | 67,0 | 4,0 | 5,5 | 2,0 | 12,0 | – | – | – | 9,5 | – | 14 |
| Бесщелочное | 53,5 | 10,0 | 15,0 | 4,0 | 17,0 | – | – | – | <0,5 | – | 15 |
| Высокомодульное | 52,4 | – | 22,4 | 12,1 | 9,1 | – | – | – | 4,0 | – | 16 |
| Стеклянная тара (ГОСТ Р 52022–2003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка –БТ-1 –БТ-2 | 72,0 72,5 | – – | 2,5 1,4 | 11,0 12,5 |  | – – | – – | – – | 14,0 13, 2 | SO3 <0,5 <0,5 | 17 |
| –ПТ-1 | 71,6 | – | 3,0 | 11,0 |  | – | – | – | 14,0 | <0,4 | 18 |
| –ЗТ-1 –ЗТ-2 | 71,0 69,0 | – – | 3,5 4,2 | 11,0 11,0 |  | – – | – – | – – | 14,0 14,0 | <0,3 <0,3 | 19 |
| –КТ | 71,4 | – | 3,3 | 11,0 |  | – | – | – | 14,0 | <0,3 | 20 |
| Посуда и декоративно-художественные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Натрий-кальцийсиликатные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручное выдувание | 74,5 | – | 1,0 | 2,0 | 6,5 | – | – | – | 13,5 | 2,5 | 21 |
| Механизированное: –прессование | 74,0 | – | 0,5 | 2,0 | 8,0 | – | – | – | 12,5 | 3,0 | 22 |
| –выдувание | 73,2 | – | 0,5 | 2,0 | 7,8 | – | – | – | 14,5 | 2,0 | 23 |
| Цветное (основа) | 74,0 | 2,0 | – | 2,0 | 6,0 | – | – | – | 11,0 | 5,0 | 24 |
| Хрустальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свинцовый | 58,0 | 1,0 | – | – | – | – | 24,0 | 1,0 | 1,0 | 15,0 | 25 |
| Бариевый | 60,0 | – | – | – | – | 20,0 | – | 2,0 | 4,0 | 14,0 | 26 |
| Цинковый | 65,0 | 4,0 | – | – | – | – | – | 14,0 | 12,0 | 5,0 | 27 |

# 8. Итоговые тестовые задания

- Установите последовательность технологических стадий

[  ] –  приготовление шихты

[  ] –  стекловарение

[  ] –  отжиг

[  ] –  подготовка сырьевых материалов

[  ] – формование

[  ] – контроль качества стекла/стеклоизделия

[  ] – дополнительная обработка  стекла/стеклоизделия

- К физическим процессам, протекающим при стекловарении относятся:

а) удаление химически связанной воды

б) декарбонизация

в) испарение влаги

г) образование силикатов

д) плавление

- Первой стадией процесса стекловарения является стадия …………………………………………..

- В составах листовых стекол количество не связанного в силикаты кремнезема равно, % от его общего количества:

а) 50-55

б) 20-25

в) 5-10

г) 70-60

- Вязкость стекломассы на этапе осветления должна составлять, Па∙с:

а) 100

б) 0,01

в) 1000

г) 10

- Скорость подъема пузырей при осветлении стекломассы рассчитывается по закону

а) Вульфа

б) Стокса

в) Френеля

г) Солинова

- Осветлители стекломассы должны

а) уменьшать поверхностное натяжение и увеличивать вязкость

б) увеличивать поверхностное натяжение и уменьшать вязкость

в) уменьшать поверхностное натяжение и вязкость

г) увеличивать поверхностное натяжение и вязкость

- Установите соответствие:

| Вид сырья | Сырьевой материал |
| --- | --- |
| 1. Щелочное 2. Карбонатное 3. Глиноземсодержащее 4. Кремнеземсодержащее | [ ] Поташ [ ] Селитра [ ] Известняк [ ] Нефелин [ ] Горный хрусталь [ ] Опока [ ] Пегматит [ ] Кварцевый песок [ ] Мел |

- К комплексному сырью можно отнести материалы:

а) ПШК

б) Мел

в) Мергель

г) Глинозем

д) Доменный шлак

- Окислителями в стекольных шихтах являются:

а) Поташ

б) Пиролюзит

в) Селитра

г) Бура

- «Доломитовым» соотношением оксидов CaO/MgO в стеклах следует считать отношение равное

а) 1:1

б) 2:1

в) 1:1,5

г) 1,5:1

- Преимуществом использования свинцового сурика перед свинцовым глетом является подавление …………………………….. свинца.

- В кварцевых песках, используемых в шихтах флоат-стекол, содержание оксидов железа не должно превышать, мас. %:

а) 0,03

б) 0,07

в) 0,2

г) 0,01

- К сырьевым материалам – глушителям стекломассы относятся:

а) Криолит

б) Нефелин

в) Апатит

г)  Гематит

- Установите соответствие:

| Вид шихты | Теоретические затраты на варку, кДж/кг |
| --- | --- |
| 1. Листового стекла без стеклобоя 2. Листовое стекло с 20% стеклобоя 3. Тарное стекло (70% стеклобоя) 4. Хрустальное стекло без стеклобоя | [ ] 3500 [ ] 2600 [ ] 1200 [ ] 2100 [ ] 2800 [ ] 1900 |

- Установите соответствие:

| Группа способов интенсификации процесса стекловарения | Конкретное техническое решение |
| --- | --- |
| 1. Термические 2. Физико-химические 3. Гидродинамические | [ ] Электроподогрев стекломассы [ ] Каустификация шихты [ ] Перемешивание стекломассы [ ] Гранулирование шихты [ ] Совершенствование способа сжигания топлива [ ] Бурление стекломассы |

- Для уменьшения опасности кристаллизации стекломассы температура выработки должна быть на 25–30°С ………………… температуры ликвидуса.

- Чем больше размер газовых пузырей (пороков) в стеклоизделии, тем …………. по времени они образовались в стекломассе.

- Установите соответствие:

| Тип центра окраски | Химический состав красителя |
| --- | --- |
| 1. Ионный 2. Молекулярный 3. Коллоидный | [ ] CdS∙CdSe [ ] n(Au) [ ] NiO [ ] FeS [ ] CoO [ ] n(Ag) |

- В период варки красители в первую очередь взаимодействуют со …………………….. ионами.

- Дополнительными цветами называют такие, которые в сумме с заданным образуют …………………… цвет.

- Фиолетовая окраска стекла ионами Mn3+ проявляется интенсивнее

а) при уменьшении температуры варки и  основности стекла

б) увеличении температуры варки и  основности стекла

в) увеличении температуры варки и уменьшении основности стекла

г) уменьшении температуры варки и увеличении основности стекла

- Хромовые авнтюриновые стекла получают при концентрации Cr2O3 в стекломассе …………………. 2 мас. %.

- Для ионов Cr3+ максимум пропускания лежит в области длин волн, нм:

а) 600

б) 550

в) 420

г)  500

- К редкоземельным красителям относятся соединения элементов:

а) Nd

б) Nb

в) Ce

г)  Er

- Тепловая обработка стекла с целью появления (интенсификации) окраски называется ………………………….

- Элементарный селен окрашивает стекло в ………………. цвет.

- При получении теплопоглощающих железосодержащих листовых стекол следует:

а) уменьшить температуру варки и  основность стекла

б) увеличить температуру варки и  основность стекла

в) увеличить температуру варки и уменьшить основность стекла

г) уменьшить температуру варки и увеличить основность стекла

- Глушение стекла основано на явлении …………………. света.

- Размер частиц, выделяющихся в стекломассе при ее глушении, …………………., чем при коллоидном окрашивании прозрачных стекол.

- Равновесие Fe2+ ↔ Fe3+ смещается в стекломассе вправо

а) при повышении температуры

б) повышении основности стекломассы

в) повышении ОВП стекломассы

г)  повышении длительности варки

- Применение физических обесцвечивателей приводит к ……………………………. общего светопропускания стекла.

- В качестве физических обесцвечивателей стекла используют:

а) Se

б) CoO

в) Nd2O3

г)  Cr2O3

- Процесс формования состоит из двух стадий: формообразование и ………………………….. формы.

- Способом вытягивания из стекломассы можно получать:

а) плоские листы

б) нити

в) пустотелые блоки

г)  трубы

- При осуществлении флоат-процесса стекломасса поступает в ванну расплава при вязкости, Па∙с:

а) 102

б) 103

в) 107

г)  105

- Полировка верхней поверхности ленты флоат-стекла происходит за счет действия сил:

а) вязкого течения

б) гравитации

в) адсорбции

г)  поверхностного натяжения

- При выходе из ванны расплава лента флоат-стекла имеет температуру, °С:

а) 600

б) 800

в) 500

г)  750

- Способом проката стекломассы можно получить:

а) армированное стекло

б) коврово-мозаичную плитку

в) узорчатое стекло «метелица»

г)  стеклопрофилит

- Расположите способы формования листового стекла в порядке увеличения скорости:

[  ] –  флоат-процесс

[  ] –  ВВС

[  ] –  прокат

[  ] –  БВВС

- Типичными деталями формового комплекта для прямого прессования стеклоизделий являются:

а) форма

б) пуансон

в) дутьевая головка

г)  горловое кольцо

- Прямым прессованием можно изготовить стеклоизделия:

а) чашка с ручкой

б) стакан

в) фигурная ножка бокала

г)  блюдце

- Процесс ручного выдувания состоит из следующих операций:

[  ] –  набор на баночку стекломассы

[  ] –  закатка порции стекла

[  ] –  набор стекломассы на горячий конец трубки-самодувки

[  ] –  выдувание баночки

[  ] –  выдувание изделия

- Центробежные силы используют при формовании из стекломассы

а) бутылок

б) штапельного волокна

в) изделий с гладкой внутренней поверхностью

г)  непрерывного волокна

- Отжигательные печи не используются в производстве:

а) тонкостенных трубок малого диаметра

б) ампул

в) стекловолокна

г)  стеклянных колб

- Постоянные напряжения возникают в стекле при его охлаждении от температур ……………………… Тg.

- Остаточные напряжения в стекле увеличиваются:

а) при увеличении скорости охлаждения и ТКЛР стекла

б) при уменьшении скорости охлаждения и ТКЛР стекла

в) при увеличении скорости охлаждения и уменьшении ТКЛР

г)  при уменьшении скорости охлаждения и увеличении ТКЛР

- Остаточные напряжения в стекле уменьшаются:

а) при увеличении толщины и теплопроводности стекла

б) при уменьшении толщины и теплопроводности стекла

в) при увеличении толщины и уменьшении теплопроводности

г)  при уменьшении толщины и увеличении теплопроводности

- Для безопасной эксплуатации стекла остаточные напряжения не должны превышать ……. % от разрушающих напряжений.

- Расположите в порядке увеличения длительности процесса отжига:

[  ] стеклоблоки

[  ] флоат-стекло равновесной толщины

[  ] флоат-стекло условной толщины

[  ]  пеностекло

- Снижение верхней температуры отжига на 10° увеличивает время релаксации напряжений в ………… раза.

- Температурные границы зоны отжига стекла могут быть определены

а) по кривой расширения стекла

б) по кривой ДТА

в) по температурной зависимости теплопроводности

г)  по температурной зависимости вязкости

- Качественное распределение напряжений в стекле контролируют с помощью …………………………..

- Температуру закалки (Tз) приближенно можно определить по формуле:

а) Tз = T9

б) Tз = Tg – 80

в) Tз = Tf – 80

г)  Tз = Tg + 80

- Низкотемпературный ионный обмен в поверхностном слое стекла осуществляется при температурах, °C:

а) 200 – 300

б) 300 – 400

в) 400 – 450

г)  550 – 600

- Упрочнение стекла при высокотемпературном ионном обмене обусловлено:

а) разностью радиусов обменивающихся  ионов

б) релаксацией внутренних напряжений

в) повышением степени однородности

г)  разностью ТКЛР поверхностного и внутренних слоев

- Составы стекла ВВС отличаются от составов флоат-стекла:

а) меньшим содержанием щелочей и высокой температурой ликвидуса

б) меньшим содержанием щелочей и низкой температурой ликвидуса

в) большим содержанием щелочей и высокой температурой ликвидуса

г) большим содержанием щелочей и низкой температурой ликвидуса

- Машины ВВС располагаются на ……………………………… расстояниях от центра выработочной части печи.

- Валковый способ вытягивания листового стекла позволяет предотвратить ………………………………. стекломассы.

- Отжиг стекол ВВС и БВВС осуществляется в ………………….

- Цветное тянутое листовое стекло подразделяется на следующие виды:

а) накладное

б) наплавленное

в) окрашенное в массе

г)  поверхностно окрашенное

- Обязательным условием получения накладных стекол является соответствие ………………………………………….

- Преимущества способа ВВС:

а) возможность выработки стекла тонких номиналов

б) малая полосность и волнистость

в) длительность работы без обрыва ленты

г)  простота выработочных устройств

- Критерии выбора металла для флоат-ванны:

а) плотность более 5000 кг/м3

б) плотность менее 2500 кг/м3

в) температура плавления менее 1050°С

г)  инертность по отношению к стекломассе при 1050°С

- Рассчитанная по формуле δ=2ρо(σс+σсо−σо)gρс(ρо−ρс) равновесная толщина флоат-стекла равна, мм

а) 7

б) 6,5

в) 10

г)  3

- Защитная атмосфера концевой части флоат-ванны содержит повышенное количество …………………………...

- «Дросс» по химическому составу представляет собой:

а) SnS

б) SnO

в) SnO2

г)  SnSiO3

- В ванне расплава стекло изменяет вязкость, Па∙с

а) от 102 до 108

б) от 103 до 1012

в) от 105 до 1012

г)  от 103 до 1010

- Толщина слоя олова в ванне расплава составляет, мм:

а) 50-100

б) 5-10

в) 200-300

г)  200-250

- В зоне формования флоат-ванны температура составляет, °С:

а) 1050-950

б) 950-850

в) 850-750

г)  750-650

- Скорость выработки флоат-стекла при заданной ширине и толщине ленты рассчитывается, исходя из производительности ………………………………………….

- Во флоат-ванне можно получать стекла

а) «метелица»

б) «мороз»

в) «кракле»

г)  «ритм»

- Формование пустотелых блоков слагается из двух операций:

а) выдувание – сварка

б) прессование – сварка

в) выдувание – прессование

г)  прессование – спекание

- Глушение малощелочных высококальциевых стекол для производства стекломрамора осуществляется за счет фазового разделения – ………………………………….

- Для формования плиток стекломрамора из ликвирующих составов стекла используют одновалковую роторную машину со ………………………….. питанием стекломассой.

- Технология изготовления закаленного стемалита:

[  ] обработка края

[  ] нанесение силикатной краски

[  ] сушка

[  ] мойка и сушка стекла

[  ] резка стекла на форматы

[  ] нагрев и закалка

- Общая технологическая схема производства стеклянной тары:

[  ] нанесение оксидно-металлического покрытия

[  ] варка стекла

[  ] кондиционирование  стекломассы

[  ] отжиг стеклоизделий

[  ] загрузка шихты и боя

[  ] нанесение органических покрытий

[  ] упаковка

[  ] контроль качества

[  ] формование изделий

- В производстве стеклянной тары наибольшее распространение получили ………………………… питатели.

- «Холодная» капля при формовании стеклотары дает следующие виды брака:

а) кованость

б) посечка

в) прилипание стекла

г)  деформация изделия

- Составы медицинских стекол марки НС называются …………………………………

- Установите соответствие:

| Тип стекла | Значение показателя преломления |
| --- | --- |
| 1. Хрустальное стекло 2. Малосвинцовый хрусталь 3. Свинцовый хрусталь 4. Бариевый хрусталь | [ ] > 1,545 [ ] > 1,520 [ ] > 1,530 [ ] > 1,550 [ ] > 1,530 |

- Характерной особенностью натрийкальцийсиликатных стекол для посуды и декоративных изделий является присутствие в их составе оксида …………………….

- Лучшими физическими обесцвечивателями хрустальных стекол являются оксиды:

а) мышьяка

б) неодима

в) эрбия

г)  церия

- Окислительный потенциал хрустальных стекол определяется присутствием в шихте:

а) поташа

б) свинцового сурика

в) борной кислоты

г)  селитры

- Предварительная обработка изделий включает операции:

а) отделение колпачка

б) оплавление края

в) гравировка

г)  покрытие люстровыми красками

- Установите соответствие:

| Декорирование | Способ |
| --- | --- |
| 1. В горячем состоянии 2. В холодном состоянии | [ ] Кракле [ ] Гранение [ ] Гравировка [ ] Наклад [ ] Золочение |

- При двухстадийном способе производства волокна после варки стекла осуществляется выработка:

а) непрерывных волокон

б) штапельных волокон

в) штабиков

г)  шариков

- Расположите в порядке возрастания скорости выработки, м/мин:

[  ] стекло ВВС

[  ] стеклотрубка

[  ] непрерывное стекловолокно

[  ]  флоат-стекло

- Основным требованием к расплавам для производства штапельного стекловолокна является:

а) низкая  вязкость и поверхностное натяжение

б) низкая вязкость и высокое поверхностное натяжение

в) высокая вязкость и поверхностное натяжение

б) высокая вязкость и низкое поверхностное натяжение

- Комбинированный способ формования штапельного волокна включает

а) центробежное формование

б) прессовыдувание

в) литье

г)  раздув

- Высокой устойчивостью к действию растворов щелочей обладают стекла:

а) борсодержащие

б) малощелочные

в) цирконийсодержащие

г)  высококремнеземистые

- Для изготовления медицинских ампул используются стекла следующих марок:

а) НС-3

б) ХТ

в) ОС

г)  МТ

- Нарушения в химическом составе или тепловой обработке стекол пирекс могут привести к их ……………………….

- Тонкий отжиг изделий применяется в технологии ……………… стекла

- Истинная пористость теплоизоляционного пеностекла составляет:

а) 85-95%

б) 70-80%

в) 50-60%

г)  40-50%

- Плавное течение процесса порообразования в производстве пеностекла обеспечивают:

а) «короткие» стекла с малой кристаллизационной способностью

б) «короткие» стекла с высокой кристаллизационной способностью

в) «длинные» стекла с малой кристаллизационной способностью

г) «длинные» стекла с высокой кристаллизационной способностью

- Для получения эффективного теплоизоляционного пеностекла применяют порошки стекла с удельной поверхностью

а) 600 м2/кг

б) 300 м2/кг

в) 60 см2/г

г)  1000 см2/г

- Двухстадийный способ производства пеностекла улучшает условия …………………………… пеностекольных блоков.

- Размер кристаллов в ситаллах, как правило, …………… 1 мкм.

- Для синтеза термостойких ситаллов следует выбирать стекла, относящиеся к системам:

а) MgO – CaO – SiO2

б) Na2O – CaO – SiO2

в) Li2O – Al2O3 – SiO2

г)  MgO – Al2O3 – SiO2

- В производстве ситаллов используют способы формования:

а) Литье

б) Выдувание

в) Прессование

г)  Вытягивание

- Условием прозрачности ситаллов являются:

а) равенство показателей преломления кристаллической и стекловидной фаз

б) различие  показателей преломления кристаллической и стекловидной фаз

в) размер кристаллов более 1 мкм

г)  размер кристаллов менее 0,2 мкм

- По виду основной кристаллической фазы различают шлакоситаллы:

а) сподуменовые

б) волластонитовые

в) пироксеновые

г)  кордиеритовые

# 9. Глоссарий

Абразив  вещество высокой твёрдости для механической обработки металлов, керамических материалов, горных пород, минералов, стекла, дерева, кожи, резины и др.

Агломерат – (от лат. agglomero-присоединяю) - спеченные в куски мелкие частицы материалов.

Алюмель  сплав, состоящий из следующих элементов: Ni (9396%); Al (1,82,5%); Mn (1,82,2%); Si (0,81,2%).

Барботаж (барботирование)  пропускание через жидкость газа или пара под давлением.

Блюм  помутнение поверхности флоат-стекла голубоватого, серовато-белого, серовато-желтого и других оттенков после вторичной термообработки.

Боби́на (от фр. bobine  катушка)  катушка или полый цилиндр, на которую наматывается стекловолокно, нить и т.п.

Борт  бок, боковая часть листа стекла.

Брикетирование  процесс переработки материала в куски геометрически правильной и однообразной в каждом случае формы, практически одинаковой массы  брикеты (франц. briquette).

Выщелачивание  матовый налет или радужная окраска на поверхности стекла в виде пятен различных размеров и формы.

Гидродинамика  раздел физики сплошных сред, изучающий движение идеальных и реальных жидкостей и газов.

Гидротермальные процессы (от греч. hydor  вода и therme тепло)  синтез, перекристаллизация или выращивание монокристаллов в условиях, моделирующих физико-химические процессы образования минералов в земных недрах. Основаны на способности воды растворять при высоких температуре (до 500°С) и давлении (1080 МПа) вещества, практически нерастворимые в обычных условиях.

Гомогенизация (от греч. homogenes  однородный)  создание устойчивой во времени однородной (гомогенной) структуры в двух- или многофазной системе путём ликвидации концентрационных и температурных микронеоднородностей.

Гранулирование  это процесс переработки материала в куски геометрически правильной, единообразной формы и одинаковой массы  гранулы.

Декалькомания  способ печати  переводных изображений, печатаемых на бумаге с нанесенным клеевым слоем, который растворяется в теплой воде. Благодаря этому отделенное от бумажной подложки изображение переводится на любую поверхность.

Дисперсность  физическая величина, характеризующая размер взвешенных частиц в дисперсных системах. Дисперсность имеет смысл отношения площади поверхности частиц к занимаемому ими объёму или к их суммарной массе.

Дифрактограмма  рентгенограмма, зарегистрированная счетчиками дифрактометра.

Дифра́кция во́лн (лат. diffractus  буквально разломанный, переломанный)  явление, которое можно рассматривать как отклонение от законов геометрической оптики при распространении волн.

Диффузия (лат. diffusio  распространение, растекание, рассеивание)  процесс переноса материи или энергии из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией.

Дросс  налипание на поверхность стекла частиц оксидов олова.

Зака́лка  вид термической обработки стекла и стеклоизделий, заключающийся в их нагреве выше критической температуры (температуры стеклования), с последующим быстрым охлаждением.

Интенсификация (фр. intesifikation от лат. intensio напряжение, усиление и fakio делаю)  процесс в развитии производства за счет применения более эффективных средств производства и его организации в отличие от экстенсивного экономического роста за счет расширения производства при сохраняющемся уровне технологии и качества ресурсов.

Квельпункт (родничок)  зона максимальной температуры в варочной части ванной стекловаренной печи.

Кинетика химическая (от греч. кинетикос  движущий)  наука о механизмах химических процессов и закономерностях их протекания во времени.

Кованость  мелкие деформации поверхности стекла в виде выпуклостей и вогнутостей, создающие непрерывный характерный искажающий рисунок в виде пятен, ряби различной интенсивности.

Компакт (от лат. compactus  плотный).

Компактирование  уплотнение.

Конвективное движение возникает благодаря совместному действию поля тяжести и градиента температуры, создаваемого внешним источником тепла.

Корректировка (от лат. correctio  поправка)  частичное изменение, исправление, поправка, вносимые в прогнозы, планы, проекты, программы, расчеты.

Лер  печь отжига, предназначена для управления процессом охлаждения и устранения внутренних напряжений в стекле.

Микротвёрдость  твёрдость отдельных участков микроструктуры материала. Измеряется вдавливанием алмазной пирамиды под нагрузкой.

Моллирование (от лат. mollio  делаю мягким, плавлю, от mollis  мягкий), метод формования стекла, основанный на способности разогретой до пластического состояния стекольной массы деформироваться под действием собственного веса.

Мошка  мелкие воздушные пузыри в стекломассе размером менее 0,8 мм.

Наждак  мелко- и тонкозернистые горные породы, в которых корунд находится в тесном срастании с другими минералами (магнетитом, сульфидами и хрупкими слюдами). Наждак, содержащий до 60% корунда, относится к природным абразивным материалам; твёрдость по минералогической шкале 78.

Отжиг  термическая обработка стекла, при которой внутренние остаточные напряжения удаляются или уменьшаются до допустимых пределов, зависящих от назначения изделий и условий их работы.

Пирометр  прибор для беcконтактного измерения температуры тел. Принцип действия основан на измерении мощности теплового излучения объекта измерения преимущественно в диапазонах инфракрасного излучения и видимого света.

Полирит  полирующий порошок, содержащий 9799 % оксидов РЗЭ, а том числе диоксида церия (4555 %); используют как абразив для полировки стекла.

Порок  недостаток.

Посечка  нарушение целостности стекла, не проходящее через всю толщину стекла и имеющее ограниченную длину.

Потертость  механическое повреждение поверхности стекла в виде сплошной или прерывистой полосы, вызывающее ухудшение прозрачности.

Пуансон  одна из основных деталей инструмента, используемого при прессовании. Пуансон оказывает непосредственное давление на обрабатываемый материал.

Релаксация напряжения – процесс самопроизвольного уменьшения (рассасывания) напряжений, являющийся следствием внутреннего течения.

Рентгеновский дифрактометр  прибор для измерения интенсивности и направления рентгеновского излучения, дифрагированного на кристаллическом объекте.

Рентгенограмма    зарегистрированное на светочувствительном материале (фотоплёнке, фотопластинке) изображение объекта, возникающее в результате взаимодействия рентгеновских лучей с веществом.

Свиль  включение, имеющее стекловидную структуру, которое по химическому составу и физическим свойствам отличается от основного стекла.

Силитовые нагревательные элементы изготовлены на базе силита то есть смеси карборунда SiС, cвободного кремния и глицерина. Характеризуются сильной устойчивостью при очень высоких температурах работы, а также увеличением резистанса (падением мощности) вместе с увеличением температуры.

Скол  нарушение геометрии листа стекла в виде углубления на торцевой поверхности.

Сопло  специально спрофилированный закрытый канал, предназначенный для разгона жидкостей или газов до заданной скорости и придания потоку заданного направления.

Теплопрозрачность  способность тела пропускать без поглощения тепловые инфракрасные лучи.

Термопара  два провода из разных металлов, спаянных в одной точке, используется для измерения температур.

Тигель  это емкость для нагрева, высушивания, сжигания, обжига или плавления различных материалов.

Травление   химическое, удаление части поверхностного слоя материала или изделия с помощью топохимических реакций.

Трещина  нарушение целостности стекла, проходящее через всю толщину.

Турбулентное течение (от лат turbulentus  бурный, беспорядочный)  течение жидкости или газа, при котором частицы жидкости совершают неупорядоченные, хаотические движения по сложным траекториям, а скорость, температура, давление и плотность среды испытывают хаотические флуктуации.

Фильера (фр. filière, от fil – волокно, нить, проволока)  деталь машины для формирования химических волокон (например, базальтового и стеклянного волокна) – колпачок или пластина с отверстиями. Обычно выполняется из высокопрочных нержавеющих сталей и твёрдых сплавов, обладающих адгезионной и коррозионной устойчивостью (например, никелевых или платинородиевых), отверстия в которых (диаметром от 2 до 0,006 мм) образуют лазерным лучом.

Флюс  вещества  органического и неорганического происхождения, предназначенные для снижения поверхностного натяжения, улучшения растекания жидкого споя.

Хромель  сплав, состоящий из следующих элементов: Cr (8,710%); Ni (8991%); примеси Si, Cu, Mn, Co.

Шамот (франц. chamotte)  огнеупорная глина или каолин, обожжённые до потери пластичности, удаления химически связанной воды и той или иной степени спекания, используемые для производства огнеупоров.

Шихта (нем. Schicht) — однородная смесь исходных измельченных материалов, подлежащая переработке в тепловых (химических) агрегатах.

Шлир  поверхностная свиль в виде капли чужеродного стекла, сохранившей форму, бесцветная или окрашенная.

Штабик  продолговатый предмет, обычно имеющий прямоугольное поперечное сечение.

Эффективность  относительный эффект, результативность процесса, операции, проекта, определяемые как отношение эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение.

# Библиографический Список

- Расчет стекольной шихты: Методические указания по расчету стекольной шихты/Ю.Д.Кручинин, В.Л.Мамошин. – Свердловск: Изд-во УПИ, 1990. – 26 с.

- Окислительно-восстановительные характеристики стекольных шихт: Методические указания к выполнению лабораторных работ/ Н.И.Минько, Н.Ф.Жерновая, О.И.Ткаченко. – Белгород: Изд-во БелГТАСМ, 1999. – 12 с.

- Минько Н.И., Жерновая Н.Ф., Онищук В.И., Билинский Р.Л. Иллюстративный и проблемный материал по курсу «Химическая технология стекла и ситаллов». Ч. 2. Сырьевые материалы и шихта: Учебное пособие. – Белгород: Изд-во БелГТАСМ, 1997. – 84 с.

- Назаров В.И., Мелконян Р.Г., Калыгин В.Г. Техника уплотнения стекольных шихт. – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 128 с.

- Мазурин О.В., Николина Г.П., Петровская М.Л. Расчет вязкости стекол: Учебное пособие/ЛТИ им. Ленсовета. – Л., 1988. – 48 с.

- Справочник по производству стекла. / Под ред. И.И. Китайгородского и С.И. Сильвестровича. – М.: Стройиздат, 1963. Т. 1. – 1028 с. Т. 2. – 816 с.

- Мазурин О.В., Белоусов Ю.Л. Отжиг и закалка стекла: Учебное пособие. – Белгород: Изд. МИСИ и БТИСМ, 1984. – 114 с.

- Белоусов Ю.Л. Использование вычислительной техники в технологических расчетах. Ч.2.: Методические указания к практическим занятиям, УНИРС, курсовому и дипломному проектированию. – Белгород: Изд. БТИСМ, 1987. – 40 с.

- Павлушкин Н.М. Основы технологии ситаллов: Учебное пособие для вузов. –  М.: Стройиздат, 1979. – 360 с.

- Павлушкин Н.М., Сентюрин Г.Г., Ходаковская Р.Я. Практикум по технологии стекла и ситаллов. – М.: Стройиздат, 1970. – 512 с.

- Гетц Й. Шлифовка и полировка стекла.– Л.: Стройиздат,1967. – 280 с.

- Ланцетти А.Г., Нестеренко М.Л. Изготовление художественного стекла. – М.:  Высшая школа, 1972. – 280 с.

- Обработка стеклоизделий силикатными красками. – М.: ВНИИЭСМ, 1978. – 44 с. (Сер. 9. Стекольная промышленность: Обзор. информ.; Вып.2).

- Жерновая Н.Ф. Свойства стекол и стеклокристаллических материалов: Учебное пособие/ Н.Ф. Жерновая, З.В. Павленко. – Белгород,  2000. – 96 с.

- Жерновая Н.Ф. Физико-химические основы технологии стекол и стеклокристаллических материалов: Учебно-практическое пособие/Н.Ф. Жерновая, В.И. Онищук, Н.И. Минько. – Белгород: Изд-во БелГТАСМ, 2001. – 101 с.

Учебное издание

Жерновая  Наталья Федоровна

Химическая технология стекла

и стеклокристаллических материалов.

Ч. 2. Физико-химические основы технологии

Подписано в печать

Формат 60х84/16.   Усл. п.л.      Уч.-изд. л.    .

Тираж       экз.    Заказ     . Цена      руб.

Отпечатано в Белгородском государственном

технологическом университете им. В.Г. Шухова

308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46.