## Slide 4: Лекция 1
Общие сведения о металлических конструкциях

## Slide 5: Вопросы
История развития МК
Область применения МК
Требования, предъявляемые к МК
Достоинства и недостатки МК
Направления НТП в области МК. Организация проектирования

## Slide 6: Краткая история развития МК
В истории развития МК можно выделить пять периодов. При их изучении прослеживается ряд признаков, характерных для всех этапов:
№ п/п | Характерный признак
1 | Область применения
2 | Материал
3 | Способ производства металла
4 | Вид соединения
5 | Конструктивные формы и элементы
6 | Сечение элементов

## Slide 7: Первый период (от ХII века до начала ХVII века)
№ | Характерный признак | Первый период
1 | Область применения | Уникальные сооружения (церкви, дворцы и т.п.)
2 | Материал | Кричное железо
3 | Способ производства металла | Рафинирование чугуна в кричном горне с целью получения ковкого (кричного) железа
4 | Вид соединения | Кузнечная сварка
5 | Конструктивные формы и элементы | Затяжки и скрепы для каменных конструкций
6 | Сечение элементов | Прямоугольное, квадратное

## Slide 8: Второй период (от начала ХVII века до конца ХVIII века)
№ п\п | Характерный признак | Второй период
1 | Область применения | Уникальные сооружения (церкви, дворцы и т.п.)
2 | Материал | Кричное железо
3 | Способ производства металла | -
4 | Вид соединения | Горновая сварка
5 | Конструктивные формы и элементы | Наклонные стропила, пространственные купольные конструкции («корзинки»)
6 | Сечение элементов | -

## Slide 9: Металлические конструкции XVII века а – наклонная стропила, б – каркас купола, в – узел каркаса

## Slide 10: Третий период (от начала ХVIII века до середины ХIХ века)
№ п\п | Характерный признак | Третий период
1 | Область применения | Мостостроение, гражданское и промышленное строительство
2 | Материал | Чугун
3 | Способ производства металла | Литье
4 | Вид соединения | Замочное, болтовое
5 | Конструктивные формы и элементы | Конструкции мостов, треугольные фермы
6 | Сечение элементов | Круглое

## Slide 11: В 40-х годах ХIХ века в Петербурге построен чугунный купол Исаакиевского собора. Он собран из отдельных косяков (сегментов) в виде сплошной оболочки. Купол состоит из верхней конической части, поддерживающей каменный барабан, венчающий собор, и нижней более пологой части, образующей внутренний свод.
Раскосная ферма перекрытия
Зимнего дворца
Купол Исаакиевского
собора

## Slide 12: Четвертый период (с 30-х годов ХIХ века до 20-х годов ХХ века)
№ п\п | Характерный признак | Четвертый период
1 | Область применения | Большепролетные и многопролетные здания, ж/д мостостроение
2 | Материал | Сталь
3 | Способ производства металла | Пудлингование, выплавка железа из чугуна
4 | Вид соединения | Заклепочное
5 | Конструктивные формы и элементы | Арки, шпренгельные и раскосные фермы, большепролетные складчатые, пространственные решетчатые и консольные конструкции покрытий,
6 | Сечение элементов | Листовой и фасонный прокат

## Slide 13: Исключительно плодотворной и разно-сторонней была деятельность почетного академика В. Г. Шухова (1856-1939 гг.). Он первый в мировой практике разработал и построил пространственные решетчатые конструкции покрытий и башен. Им реализована идея применения предва-рительного напряжения в конструкциях, а также идея применения висячих систем.
Башня-маяк Шухова
Эскиз башни Шухова на Всероссийской выставке в Н.Новгороде, 1896г.

## Slide 14
Фрагмент альбома чертежей Эйфелевой башни

## Slide 15: Пятый период (с 20-х годов ХХ века по настоящее время)
№ п\п | Характерный признак | Пятый период
1 | Область применения | Многоэтажные высотные здания, высотные сооружения связи, опоры электропередач, платформы для добычи нефти, листовые конструкции, защитные корпуса АЭС
2 | Материал | Низколегированная, высоко-прочная сталь, алюминиевые сплавы
3 | Способ производства | Кислородно-конвертерная, мартеновская плавка, электрошлаковый переплав
4 | Вид соединения | Сварка, болтовое на преднапряженных высокопрочных болтах, клеевое, винтовое, клееболтовое

## Slide 16
№ п\п | Характерный признак | Пятый период
5 | Конструктивные формы и элементы | Стальные каркасы, висячие и мембранные покрытия, резервуары, газгольдеры, радиобашни, платформы для добычи нефти
6 | Сечение элементов | Гнутосварные, перфорированные профили

## Slide 17: В период с 1930–1980 гг. объемная доля металлоконструкций в строительстве увеличилась в 20 раз.

## Slide 18: Область применения МК
1 Промышленные здания одно- и многоэтажные. В промзданиях наряду с цельнометаллическими (стальными или алюминиевыми) применяют смешанные каркасы, в которых по железобетонным колоннам устанавливают металлические конструкции покрытия и подкрановые пути. Также получили распространение здания-модули полной заводской готовности.
Каркас промышленного здания начала XIX века

## Slide 19
2 Большепролетные здания общественного и производственного назначения имеют пролеты в 100-150 м. Основной нагрузкой в подобных зданиях является собственный вес, для снижения которого рационально применять облегченные ограждающие конструкции из алюминиевых сплавов, стали повышенной или высокой прочности.
Казахстанский Республиканский велотрек

## Slide 20
3 Мосты, транспортные тоннели, эстакады. При строительстве мостов применяют следующие конструктивные схемы: балочная, арочная и висячая.
Старейший металлический мост – мост в Колбрукдейле, Великобритания, 1779 г.
Мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско, США

## Slide 21
4 Листовые конструкции (трубопроводы большого диаметра, бункеры и силосы, резервуары, газгольдеры)
представляют собою тонкостенные оболочки различной формы; они должны быть не только прочными, но и непроницаемыми.

## Slide 22
5 Башни, мачты, вышки, вытяжные трубы

## Slide 23
6 Каркасы многоэтажных гражданских и общественных зданий

## Slide 24
7 Крановые и другие подвижные конструкции. Сюда относят всевозможные металлические конструкции мостовых, башенных, козловых кранов и кранов-перегружателей, конструкции крупных экскаваторов и различных строительных машин.

## Slide 25: Требования, предъявляемые МК
Условия эксплуатации, заданные при проектировании, необходимо в точности выполнять.
Требование к экономии металла обусловлено большой его потребностью во всех отраслях промышленности (машиностроение, транспорт и т.д.).
Транспортабельность. В проекте должна быть предусмотрена возможность перевозки металлоконструкций целиком или по частям (отправочными марками).
Технологичность. Стремление к наиболее современным и производительным приемам при изготовлении и монтаже МК обеспечивает максимальное снижение трудоемкости.
Долговечность конструкции определяется сроками ее физического и морального износа.
Эстетичность конструкции (ее гармоничные формы) особенно важны при проектировании общественных зданий.

## Slide 26: Достоинства и недостатки МК
Надежность МК обеспечивается близким совпадением их действительной работы с расчетными предположениями.
+
Легкость конструкций определяется отношением плотности материала к его расчетному сопротивлению. МК являются наиболее легкими среди остальных несущих конструкций.
Индустриальность МК обеспечивается применением наиболее современных и производительных технологических приемов, максимально снижающих трудоемкость процессов.
Непроницаемость - металлы обладают высокой плотностью, т.е. они не проницаемы для газов и жидкостей.
Ремонтопригодность. Применительно к стальным конструкциям наиболее просто решаются вопросы усиления, технического перевооружения и реконструкции.

## Slide 27
Сохраняемость металлического фонда. В результате физического и морального износа МК изымаются из эксплуатации, однако затем они возвращаются в отрасли хозяйства в виде металлического лома.
Подверженность коррозии. Сталь, не защищенная от контакта с влагой и агрессивными газами, солями, пылью, подвергается коррозии,
-
что приводит к постепенному ее разрушению.
Небольшая огнестойкость. При повышении температуры модуль упругости стали уменьшается, что приводит к потере устойчивости и несущей способности.
Склонность к хрупкому разрушению при определенном виде и уровне воздействия.
Высокая металлоемкость

## Slide 28: Направления НТП в области МК
Научно-технический прогресс в области металлических конструкций развивается по шести основным направлениям:
Совершенствование и создание новых способов производства металла;
Совершенствование и создание новых прокатных и гнутых профилей;
Повышение эффективности конструктивных форм строительных конструкций и сооружений на их основе;
Совершенствование норм и правил по расчету МК;
Создание высокопроизводительной поточно-механизированной и автоматизированной технологии изготовления;
Повышение уровня механизации сборки, возведения и разработки новых совершенных методов поточно-блочного монтажа.

## Slide 29: Организация проектирования МК
Проектирование МК выполняется в одну или две стадии:
в одну стадию – рабочий проект (для технически несложных объектов, а также для объектов, строительство которых будет осуществляться по типовым или повторно применяемым проектам);
в две стадии – проект и рабочая документация (для сложных объектов, проектирование которых осуществляется впервые).
В состав рабочей документации МК входят рабочие чертежи КМ (конструкции металлические) и деталировочные чертежи КМД (конструкции металлические деталировочные).
На сегодняшний день распространена практика разработки стадий КМ и КМД в пределах одной организации, что дает существенную экономию времени и средств.

## Slide 30: Материалы для металлических конструкций
Лекция 2

## Slide 31: Вопросы
Классификация сталей
Состав, свойства и показатели качества сталей
Марки сталей, их выбор

## Slide 32: Чаще всего для изготовления металлических конструкций применяют:
Сталь
Алюминий
В большей степени применяют стальные конструкции, т.к. алюминиевые обладают повышенной деформативностью, пониженной огнестойкостью. Сталь применяют для несущих конструкций, алюминиевые для ограждающих конструкций.
32

## Slide 33: 1. Классификация сталей
33
По механическим свойствам:
1. Малоуглеродистые ( )
2. Низколегированные ( )
3. Высокопрочные ( )

## Slide 34: По способу производства:
1.Конверторная
34

## Slide 35: 2.Мартеновская
35

## Slide 36
36
По степени раскисления:
1. Кипящие
2. Полуспокойные
3. Спокойные
По способу термообработки:
1. Горячекатаные
2. Термически улучшенные

## Slide 37
37
По гарантии свойств:
1. А (гарантия соответствия механических свойств)
2. Б (гарантия химического состава)
3. В (гарантия соответствия механических свойств и химического состава)

## Slide 38: Сталь – это сплав железа с углеродом, содержащий легирующие добавки, улучшающие качество металла, и вредные примеси, которые попадают в металл из руды или образуются в процессе выплавки. В твердом состоянии сталь является поликристаллическим телом, состоящим из множества различно ориентированных кристаллов (зерен). Каждое зерно как кристаллическое образование имеет различные свойства по разным направлениям. При большом числе по-разному ориентированных зерен эти различия сглаживаются, статически в среднем по всем направлениям свойства становятся одинаковыми.
2. Состав, свойства и показатели качества стали
38

## Slide 39
Феррит – кристаллы чистого железа
Цементит – карбид железа Fe3C
Перлит – смесь феррита и цементита
39

## Slide 40: Легирующие добавки:
Кремний – раскисляет сталь, т.е. связывает избыточный кислород и повышает ее прочность, но снижает пластичность, ухудшает при повышенном содержании свариваемость и коррозийную стойкость.
Марганец – повышает прочность, хороший раскислитель, соединяясь с серой, снижает ее вредное влияние.
Медь – несколько повышает прочность стали и увеличивает ее стойкость против коррозии.
Хром и Никель – повышают прочность стали без снижения пластичности и улучшают ее коррозионную стойкость.
40

## Slide 41
Алюминий – хорошо раскисляет сталь, нейтрализует вредное влияние фосфора, повышает ударную вязкость.
Ванадий и Молибден – увеличивают прочность почти без снижения пластичности и предотвращают разупрочнение термообработанной стали при сварке.
Фосфор – относится к вредным примесям, так как, образуя твердый раствор с ферритом, повышает хрупкость стали, особенно при пониженных температурах. Однако при наличии алюминия фосфор сможет служить легирующим элементом, повышающим коррозионную стойкость стали.
Сера – вследствие образования легкоплавкого сернистого железа делает сталь красноломкой. Это особенно важно для сварных конструкций.
41

## Slide 42: Показатели качества стали:
Предел текучести
Временное сопротивление
Ударная вязкость
Относительное удлинение
Относительно поперечное сужение
Сопротивление расслоению
Свариваемость
Предел усталостной прочности
Коррозионная стойкость
Пластичность
Твердость
42

## Slide 43
Марка стали - условный показатель, характеризующий сталь по механическим свойствам и химическому составу
Факторы выбора сталей:
Отрицательная эксплуатационная температура
Характер нагрузки
Вид НДС
Способ образования соединений
Толщина проката
3. Марки сталей, их выбор

## Slide 44: Маркировка химических элементов в марке стали
Х - хром
Н – никель
К - кобальт
М - молибден
В - вольфрам
Т - титан
Д - медь
Г - марганец
С - кремний
Ф - ванадий
Р - бор
А - азот
Б - ниобий
Е - селен
Ц - цирконий
Ю - алюминий
Ч - редкоземельные металлы

## Slide 45
Также существуют свои обозначения для разных типов сталей в зависимости от их состава и предназначения.
Буквенные обозначения применяются также для указания способа раскисления стали:
КП — кипящая сталь
ПС — полуспокойная сталь
СП — спокойная сталь

## Slide 46
Конструкционные стали обыкновенного качества нелегированные обозначают буквами Ст. (например, Ст.3; Ст.3кп)
Цифра, стоящая после букв, условно обозначает процентное содержание углерода в стали (в десятых долях), индекс кп указывает на то, что сталь относится к кипящей, т.е. неполностью раскисленная в печи и содержащая незначительное количество закиси железа, что обусловливает продолжение кипения стали в изложнице. Отсутствие индекса означает, что сталь спокойная.
Конструкционные нелегированные качественные стали (например, Ст.10; Сталь 20; Ст.30; Ст.45), обозначают двузначным числом, указывающим на среднее содержание углерода в стали 0,10%; 0,20%; и т.д.

## Slide 47
Конструкционная низколегированная 09Г2С расшифровывается как сталь, углерода в которой около 0,09% и содержание легирующих компонентов марганца, кремния и других, составляет в сумме менее 2,5%.
Стали 10ХСНД и 15ХСНД отличаются разницей углерода, в таких сталях среднее содержание каждого элемента содержится менее 1% процента, поэтому цифры за буквой не ставятся.
Конструкционные легированные стали, такие как 20Х; 30Х; 40Х обозначают буквами и цифрами, в данном случае марка показывает содержание углерода и основного легирующего элемента хрома. Цифры после каждой буквы обозначают примерное содержание соответствующего элемента, однако при содержании легирующего элемента менее 1,5% цифра после соответствующей буквы не ставится.

## Slide 48
30ХГСА хромокремнемарганцевая сталь, обладает большой прочностью и повышенным сопротивлением к ударным нагрузкам. В состав марки входит углерод 0,30%, кроме углерода содержит марганец, кремний и хром, примерно в равных долях по 0,8-1,1%
Содержание серы и фосфора не должно превышать 0,03% для каждого из этих элементов, поэтому в конце таких марок ставится буква А, что свидетельствует о дополнительных показателей качества марок, (например, 20ХН4ФА; 38ХН3МА).
Стали строительные обозначают буквой С и цифрами, соответствующими минимальному пределу текучести стали. Дополнительно применяют обозначения: Т — термоупрочненный прокат, К — повышенная коррозионная стойкость, (например, С345Т; С390К и т. п.). Аналогично буквой Д обозначают повышенное содержание меди, ( С345Д; С375Д )

## Slide 49: Работа стали под нагрузкой
49
Лекция 3

## Slide 50: Вопросы
Работа стали как материала
Влияние факторов действительной работы на работу стали под нагрузкой

## Slide 51
Важные механические свойства стали:
Прочность
Упругость
Пластичность
Хрупкость
Ползучесть
Твердость
Эти свойства определяются испытанием стандартных образцов на растяжение и ударную вязкость.
После испытания образцов строятся диаграммы отображающие характер поведения образцов при нагрузках.
51

## Slide 52: 1. Работа стали как материала
Работа малоуглеродистой стали под статической нагрузкой хорошо характеризуется известной диаграммой растяжения, на которой четко проявляются основные точки: предел пропорциональности, ограничивающий упругую работу стали; предел текучести на площадке текучести, характеризующий пластическую работу стали; предел прочности или временное сопротивление, характеризующий предельную нагрузку, воспринимаемую испытуемым элементом, а также относительное удлинение e при разрыве (по оси абсцисс), область самоупрочнения за площадкой текучести и др.

## Slide 53
Предел текучести определяет границу напряжений, при которых деформации оказываются еще настолько малыми, что можно пользоваться методами расчета по упругой стадии работы материала. На площадке текучести обрывается однозначная связь между напряжениями и деформациями, определяющая сопротивление материала (одному напряжению соответствует много значений деформации — сталь течет); поэтому на площадке текучести сопротивление материала временно исчерпывается, и, таким образом, предел текучести является пределом расчетных напряжений
Протяженность площадки текучести низкоуглеродистых и некоторых низколегированных сталей составляет 1,5 – 2,5%.

## Slide 54
Развитие деформаций происходит в результате упругого деформирования и необратимых пластических сдвигов. При снятии нагрузки упругая часть деформаций исчезает, а необратимая остается, приводя к остаточным деформациям (линия разгрузки идет параллельно упругой части линии нагрузки).
Дальнейшее развитие деформации сдерживается у границ зерен. Линии сдвига искривляются, движение дислокации затрудняется, и рост деформаций возможен только при увеличении нагрузки (стадия 4 – самоупрочнение), материал работает как упругопластический.

## Slide 55: Испытательная разрывная машина
55

## Slide 56: Пример построения диаграммы растяжения
56

## Slide 57: Диаграмма «напряжение - относительная деформация» при растяжении
57
а – монокристалл, б – поликристалл, в – малоуглеродистая сталь, г – легированная сталь, д – высоколегированная сталь

## Slide 58: 2.Влияние факторов действительной работы на работу стали под нагрузкой:
Влияние повторного загружения:
а) повторные загружения в пределах упругих деформаций.
б) загружение стадии до пластических деформаций и снятие нагрузки.
в) повторное нагружение случая б без отдыха.
58

## Slide 59
Повторные нагружения в пределах упругих деформаций (до предела упругости) не изменяют вида диаграммы работы стали; нагружение и разгрузка будут происходить по одной линии.
Если образец загрузить до пластической стадии и затем снять нагрузку, то он не вернется к первоначальному состоянию с сохранением прежних размеров, появится остаточная деформация С . При повторном нагружении образца после некоторого "отдыха" он снова работает упруго, повторяя прямую разгрузки, но только до уровня предыдущего нагружения. То же самое будет и в том случае, если разгрузку начать после того, когда будет пройдена вся площадка текучести. В этом случае при повторных нагружениях сталь не будет иметь площадки текучести. При повторном нагружении без перерыва диаграммы разгрузки и нагрузки имеют петлеобразный характер.
Повышение упругой работы материала в результате предшествующей пластической деформации называют наклепом. При наклепе искажается атомная решетка, она закрепляется в новом деформированном состоянии. В состоянии наклепа сталь становится более жесткой, пластичность стали снижается, повышается опасность хрупкого разрушения, что неблагоприятно сказывается на работе строительных конструкций. Наклеп возникает в процессе изготовления конструкций при холодной гибке элементов, пробивке отверстии, резке ножницами.

## Slide 60: Влияние старения на свойства стали:
1 – сталь в нормальном состоянии.
2 – сталь после старения.
60

## Slide 61
Под старением понимают изменение свойств низкоуглеродистой стали без заметного изменения ее микроструктуры, Старение снижает пластичность листовой стали немного повышает прочность, но снижает сопротивление хрупкому разрушению и порог хладноломкости.
Старение малоуглеродистых строительных сталей может стать причиной разрушения конструкции, особенно при низких температурах. Чтобы уменьшить склонность стали к старению, при выплавке применяют дегазацию и модифицирование алюминием, титаном и ванадием, которые связывают азот и нитриды. Для ряда сталей предусмотрены специальные испытания на определение склонности к старению.

## Slide 62: Влияние изменения температуры:
62

## Slide 63
Механические свойства стали при нагревании ее до температуры t = 200…250 °С практически не меняются. При температуре 250...300°С прочность стали несколько повышается, пластичность снижается. Сталь в изломе имеет крупнозернистое строение и становится более хрупкой (синеломкость). Не следует при этой температуре деформировать сталь или подвергать ее ударным воздействиям.
Нагрев выше 400°С приводит к резкому падению предела текучести и временного сопротивления, а при t = 600...650°С наступает температурная пластичность и сталь теряет свою несущую способность.

## Slide 64
Лекция 4
Метод расчета металлических конструкций по предельным состояниям

## Slide 65: Что такое предельное состояние ?
Предельное состояние — состояние конструкции (сооружения), при котором она перестаёт удовлетворять эксплуатационным требованиям, то есть либо теряет способность сопротивляться внешним воздействиям, либо получает недопустимую деформацию или местное повреждение. Дальнейшая эксплуатация такой конструкции недопустима или нецелесообразна.

## Slide 66: Группы предельных состояний
первая группа — состояния, при которых происходит исчерпание несущей способности (прочность, устойчивость или выносливость) сооружений при соответствующих комбинациях нагрузок[6], которые могут также сопровождаться разрушениями любого вида (вязкое, усталостное, хрупкое), превращением системы в механизм, образованием трещин, цепи пластических шарниров и др.
вторая группа — состояния, при которых нарушается нормальная эксплуатация сооружений или исчерпывается ресурс их долговечности вследствие появления недопустимых деформаций, колебаний и иных нарушений, требующих временной приостановки эксплуатации сооружения и выполнения его ремонта.

## Slide 67
Метод предельных состояний — современный метод расчёта строительных конструкций, относящийся к полувероятностным методам.
В соответствии с методом расчёта по предельным состояниям вместо ранее применявшегося единого коэффициента запаса прочности (по методу допускаемых напряжений) используется несколько, учитывающих особенности работы сооружения, независимых коэффициентов, каждый из которых имеет определённый вклад в обеспечение надёжности конструкции и гарантии от возникновения предельного состояния.
Метод предельных состояний, разработанный в СССР и основанный на исследованиях под руководством профессора Н. С. Стрелецкого, введён строительными нормами и правилами в 1955 году и в Российской Федерации является основным методом при расчёте строительных конструкций.

## Slide 68
Надежность МК, рассчитанных
по методу ПС обеспечивается:
Назначением расчетных схем с адекватными условиями закрепления и нагрузки
Выбором предпосылок, достоверно учитывающих действительную работу конструкции и материала
Учетом пространственного характера работы зданий и сооружений
Учетом геометрической и физической нелинейности

## Slide 69: Предельные состояния
Потеря устойчивости формы
Потеря устойчивости положения
Разрушения
Переход в изменяемое состояние
Качественные изменения
Текучесть
Сдвиг соединений
Раскрытие трещин
Снижение долговечности
Прогибы
Перемещения
Углы поворота
Колебания
1-ая группа
2-ая группа

## Slide 70
В методе ПС рассматривают постоянные, временные и особые нагрузки:
1. Постоянные: вес конструкций, давление грунта, усилие предварительного напряжения
2. Временные: а) длительные: вес оборудования
вес жидкостей и материалов
температурные воздействия
б) кратковременные: снеговая нагрузка
ветровая нагрузка
полезная нагрузка
в) особые: сейсмика
взрыв

## Slide 71
Расчет конструкций и оснований по предельным состояниям первой и второй групп следует выполнять с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок или соответствующих им усилий. Эти сочетания устанавливаются из анализа реальных вариантов одновременного действия различных нагрузок для рассматриваемой стадии работы конструкции или основания.
В зависимости от учитываемого состава нагрузок следует различать:
а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных
б) особые сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных, кратковременных и одной из особых нагрузок

## Slide 72: Группы конструкций, в которых ПС наступает в результате:
А) В упругой и упруго-пластической стадии (1, 2 гр. ПС)
Б) В упругой стадии без площадки текучести (1, 2 гр. ПС)
В) Потери устойчивости (1 гр. ПС)
Г) Хрупкого разрушения (1 гр. ПС)
Д) Усталости (1 гр. ПС)
Е) Колебаний (1 гр. ПС)

## Slide 73: Лекция 5
Работа и особенности
расчета МК

## Slide 74: Вопросы
Общие сведения
Предельное состояние и расчет элементов на действие осевого усилия
Предельное состояние и расчет изгибаемых элементов
Обеспечение и расчет местной устойчивости элементов
74

## Slide 75: Виды напряжений и их учет при расчете элементов МК
Напряжения в зависимости от их происхождения можно разделить на четыре вида:
Основные напряжения являются следствием действия внешних усилий, определяемых в результате расчета МК по принятой идеализированной расчетной схеме. Напряжения, возникающие от преднапряжения, также относятся к основным.
Дополнительные напряжения возникают от неучтенных в идеализированной схеме факторов (например, из-за реальной жесткости узлов, дополнительных систем связей и т. п.)
75

## Slide 76
Начальные напряжения возникают в результате неравномерного остывания после прокатки, при сварке или в результате предшествующей работы элемента в пластическом состоянии.
Местные напряжения появляются в элементах конструкций либо от внешних местных воздействий (сосредоточенных нагрузок, опорных реакций, подвижных грузов), либо в местах резких изменений формы.
76

## Slide 77
Напряжения в балке двутаврового профиля: а - начальные напряжения в стенке от прокатки или сварки; б - нормальные напряжения от внешней нагрузки; в – нормальные напряжения при образовании пластического шарнира; г – местные нормальные напряжения от сосредоточенной нагрузки
77

## Slide 78: ПС и расчет элементов на действие осевого сжатия
ПС и расчет прочности центрально сжатых и центрально растянутых элементов
где N – усилие, действующие в стержне;
An – площадь сечения стержня нетто (с учетом ослаблений);
Ry – расчетное сопротивление стали (СНиП табл.51*);
γс - коэффициент условия работы конструкции (СНиП табл.6*);
78

## Slide 79
79

## Slide 80
ПС и расчет прочности внецентренно сжатых и растянутых элементов
где n, Cx, Cy - коэффициенты, учитывающие возможность развития упругопластических деформаций в наиболее нагруженной части сечения (СНиП табл.66)
80

## Slide 81
81

## Slide 82
ПС и расчет устойчивости центрально сжатых элементов
82

## Slide 83
83

## Slide 84
Коэффициенты μ для определения расчетных длин колонн и стоек постоянного сечения
84

## Slide 85
ПС и расчет устойчивости внецентренно сжатых элементов
85

## Slide 86
86

## Slide 87
87

## Slide 88
ПС и расчет устойчивости из плоскости действия момента при изгибе элементов в плоскости наибольшей жесткости
88

## Slide 89
89

## Slide 90: ПС и расчет изгибаемых элементов
ПС и расчет прочности изгибаемого элемента от действия нормальных напряжений при работе в упругой стадии
90

## Slide 91
91

## Slide 92
Нормальные напряжения в балке двутаврового профиля от действия изгибающего момента в упругой стадии
92

## Slide 93
ПС и расчет прочности изгибаемого элемента от действия нормальных напряжений при работе в упругопластической стадии
Последовательное изменение эпюры напряжений при изгибе:
а – упругое состояние, б – упругопластическое при наличии упругого ядра
93

## Slide 94
94

## Slide 95
ПС и расчет прочности изгибаемого элемента от действия касательных напряжений
Касательные напряжения в балке двутаврового профиля от действия поперечной силы
95

## Slide 96
96

## Slide 97
Проверка прочности изгибаемых элементов при совместном действии компонентов НДС
при изгибе в одной плоскости:
при изгибе в двух плоскостях:
97

## Slide 98
98

## Slide 99
Проверка общей (боковой) устойчивости изгибаемых элементов
99

## Slide 100
100

## Slide 101
Проверка прочности стенки изгибаемых элементов при действии локальных напряжений
Локальные напряжения от сосредоточенной силы
101

## Slide 102
102

## Slide 103
Проверка местной устойчивости изгибаемых элементов
103

## Slide 104
ПС характеризуется местным выпучиванием стенки из своей плоскости при совместном действии в любой комбинации нормальных, локальных и касательных напряжений
104

## Slide 105
Проверка изгибаемых элементов по деформациям
105

## Slide 106
ПС характеризуется достижением прогиба предельного значения
106

## Slide 107: Сортамент
107
Лекция 6
Notes: 107

## Slide 108
В строительных конструкциях применяют в основном прокатную сталь, поставляемую с металлургических заводов в виде профилей различной формы поперечного сечения. Для стальных конструкций используют листовую и профильную сталь. Профильную подразделяют на сортовую (круг, квадрат, полоса, уголки) и фасонную (двутавры, швеллеры и другие профили). Кроме того, широко применяют вторичные профили: сварные, получаемый сваркой полос и листов, и гнутые, образованные холодной гибкой полос и листов.
Каталог поставляемых профилей с указанием их форм, размеров, геометрических характеристик и массы называют сортаментом и оформляют в виде государственных стандартов (ГОСТов) или технических условий (ТУ).
108

## Slide 109: Основные виды профилей:
Лист
Уголок
Швеллер
Двутавр
Тавр
Сварной двутавр
Труба
Гнутозамкнутый профиль
109

## Slide 110: I – момент инерции i – радиус инерции S – статический момент W – момент сопротивления
110

## Slide 111: Для примера посмотрим на сортамент прокатных двутавров. Эскиз профиля изображен ниже. На нем изображены обозначения размеров и нанесены оси.
h- высота двутавра
b- ширина двутавра
s- толщина станки
t- толщина полки
r- радиус закругления
111

## Slide 112
Форма профилей сортамента должна отвечать ряду требований:
простота и технологичность изготовления
универсальность и удобство при компоновке сечений
рациональное распределение металла по сечению
Металлоемкость конструкций в большой степени зависит от градации сортамента. Чем чаще градации размеров одного вида профилей, тем ближе сечение элемента к требуемому по расчету, т.е. экономичнее. С другой стороны, при чрезмерном разнообразии типоразмеров профилей затрудняется комплектация заказа (поставка металла мелкими партиями дороже), увеличивается площадь складских помещений на заводах металлоконструкций. Осложняется и работа металлургических предприятий, поскольку частная переналадка прокатных станов требует времени и затрат.
112
Notes: 112

## Slide 113: Правила использования профилей в строительных конструкциях:
При проектировании строительных стальных конструкций следует компоновать каждый элемент и весь объект в целом из минимально необходимого числа различных профилей.
Применяемые в одном отправочном элементе уголки, тавры, полосы одного номинального размера, но разной толщины должны иметь разность толщин одноименных профилей не менее 2 мм.
Не допускается применять в одном отправочном элементе одинаковые профилеразмеры из разных марок сталей.
Применение в одном объекте профилированных листов одной номинальной высоты разной толщины не допускается.
113

## Slide 114: Листовая сталь:
Листовая сталь широко применяется в строительстве. Она поставляется в пакетах и рулонах и классифицируется следующим образом:
Толстолистовая (ГОСТ 19903-74) – горячекатанные листы толщиной 4-160 мм, шириной 600-3800 мм, длинной 6-12 м.
Тонколистовая (ГОСТ 19904-90) – листы толщиной до 4 мм прокатываются холодным и горячем способами.
Широкополосная универсальная (ГОСТ 82-70) – толщина от 6 до 60 мм, ширина от 200 до 1050 мм и длинной от 5 до 12 м.
Рифленая (ГОСТ 8568-77) – применяется для ходовых площадок.
114

## Slide 115: Уголок
Уголковые профили
прокатывают в виде
равнополочных
(ГОСТ 8509—86)
и неравнополочных (ГОСТ 8510—86) уголков . Сортамент уголков
весьма разнообразен: от очень малых профилей с площадью
сечения 1 — 1,5 см2 до мощных профилей с площадью сечения
140 см2 . Полки уголков имеют параллельные грани, что
облегчает конструирование. Широкое применение уголки имеют
в легких сквозных конструкциях. Рабочие стержни из уголков
обычно компонуются в симметричные сечения из двух или
четырех уголков
115

## Slide 116: Швеллеры
Геометрические характеристики сечения швеллеров определяются его номером, который соответствует высоте стенки швеллера (в см). Сортамент (ГОСТ 8240—89) включает в себя шнеллеры от № 5 до № 40 с уклоном внутренних граней полок. В ГОСТ входят и швеллеры с параллельными гранями полок, сечении которых имеют лучшие расчетные характеристики относительно осей х и у более конструктивны, так как упрощают болтовые крепления к полкам. Швеллеры применяются в мощных стержневых конструкциях (мостах, большепролетных фермах и т.п.), а также в колоннах, связях и кровельных прогонах. Стержни из швеллеров, работающие на осевую силу, компонуются в жесткие относительно осей х и у симметричные сечения
116

## Slide 117: Двутавры
Двутавры — основной балочный
профиль — имеют наибольшее
разнообразие по типам, которые
соответствуют определенным
областям применения.
Балки двутавровые обыкновенные (ГОСТ 8239—89), как и
швеллеры, имеют уклон внутренних граней полок и
обозначаются номером, соответствующим их высоте в см . В
сортамент входят профили от № 10 до № 60 . Стенки у крупных
двутавров имеют минимальную толщину и по условиям
устойчивости достигают 1/55 высоты двутавра. Чем тоньше
стенка, тем выгоднее сечение балки при работе ее на изгиб.
117

## Slide 118: Двутавры
Широкополочные двутавры
прокатываются трех типов:
нормальные
двутавры (Б),
широкополочные двутавры (Ш),
колонные двутавры (К).
Высота балочных профилей (Б) достигает 1000, (Ш) — 700 и
(К) — 400 мм при отношениях ширины полок к высоте от b/h
1:1,65 (при малых высотах) до b/h = 1:1,25 (при больших
высотах). Колонные профили (К) имеют отношение
ширины полок к высоте, близкое к 1:1, что придаст им
устойчивость относительно оси у .
118

## Slide 119: Тонкостенные профили
Тонкостенные двутавры (ТУ 14-2-205-76)
и швеллеры (ТУ 14-2-204-76)
прокатываются на непрерывном стане
с особо тонкими стенками и полками,
что делает их экономичнее обычных прокатных
профилей на 14—20 %. Тонкостенные профили имеют
высоту от 120 до 300 мм и полки с параллельными
гранями. Применяются тонкостенные профили в балках
площадок, фахверках, легких перекрытиях и покрытиях.
119

## Slide 120: Трубы
Стальные трубы, применяемые в строительстве,
бывают круглыми — горячекатаными (ГОСТ 8732 — 78 с изм.) и электросварными (ГОСТ 10704-76). Трубчатые профили особенно экономичны при применении в сжатых элементах благодаря наибольшему значению радиуса инерции при заданной площади сечения.
Горячекатаные бесшовные трубы имеют диаметр от 25 до 550 мм с толщиной стенок от 2,5 до 75 мм. Эти трубы применяются главным образом в конструкциях радио- и телевизионных опор.
Круглые электросварные трубы имеют диаметр от 8 до 1420 мм с толщиной стенок от 1 до 16 мм. Эти трубы применяются в трубопроводах, элементах радио- и телевизионных опор и конструкциях покрытий, особенно в зданиях с агрессивной средой.
120

## Slide 121: Холодногнутые профили
Гнутые профили изготовляются из листа, ленты или полосы толщиной от 1 до 8 мм и могут иметь самую разнообразную форму . Наиболее употребительны уголки равнополочные, неравнополочые, швеллеры ,гнуто-сварные профили замкнутые квадратного и прямоугольного сечений и оцинкованные профилированные настилы. Основная область применения этих профилей — легкие конструкции покрытий зданий, где они, заменяя прокатные профили, могут дать экономию металла до 10%.
121

## Slide 122: Разнообразие видов профилей, входящих в сортамент, а также достаточно частая градация размеров одного вида профиля обеспечивают экономичное проектирование конструкций при возможности создания разнообразных конструктивных форм.
Наименование критерия | Формула | Приближенное выражение | Авторы
Показатель выгодности |  |  | -
Показатель экономичности |  |  | Б.П. Михайлов В.М. Вахуркин
Удельный момент сопротивления |  |  | З.Р. Пацкевич
Удельная площадь профиля |  |  | П.Ф. Папкович
122

## Slide 123
Комплексный показатель |  |  | В.Н. Зелятров
Безразмерный показатель |  |  | Бельгия
Безразмерный показатель |  |  | Я.А. Каплун
Относительный показатель |  |  | США
123

## Slide 124
Лекция 7
Сварные соединения

## Slide 125: Вопросы
Общие сведения
Классификация швов и соединений
Работа и расчет швов

## Slide 126: 1. Общие сведения
Сварка — процесс получения неразъемных соединений посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, пластическом деформировании или совместном действии того и другого.
Неразъемное соединение, выполненное с помощью сварки, называют сварным соединением. Чаще всего с помощью сварки соединяют детали из металлов. Однако сварные соединения применяют и для сварки неметаллов - пластмасс, керамик или их сочетании.
При сварке используются различные источники энергии: электрическая дуга, электрический ток, газовое пламя, лазерное излучение, электронный луч, трение, ультразвук.

## Slide 127
Ручная электродуговая сварка

## Slide 128: Преимущества и недостатки сварки
Простота
Возможность автоматизации
Малая металлоемкость
Водо-, газонепроницаемость
Высокая прочность
+
-
Наличие остаточных напряжений
Пониженное сопротивление динамическим нагрузкам
Пониженное сопротивление в условиях низких температур
Низкая производительность выполнения на стройплощадке

## Slide 129: Требования к сварным швам
Минимальная масса наплавленного металла
Предпочтение выполнения сварки в нижнем положении либо «в лодочку»
Максимальная автоматизация
Доступность на монтаже
Минимум операций по кантовке
Необходимость избегать операционной сварки
Необходимость избегать пересечения швов в разных направлениях
Применение однопроходных швов
Избегать концентраторов напряжений в околошовной зоне

## Slide 130: 2. Классификация швов и соединений
По конструктивному признаку
угловые
стыковые
нахлесточные
с разделкой кромок
без разделки кромок
По положению при выполнении
В лодочку
вертикальные
потолочные
горизонтальные

## Slide 131
По протяженности
точечные
непрерывные
По назначению
рабочие
конструктивные
прерывистые
По месту выполнения
заводские
монтажные

## Slide 132
По ориентации относительно усилия:
а – фланговый; б – лобовой; в – комбинированный; г - косой

## Slide 133
По способу разделки кромки:

## Slide 134: 3. Работа и расчет швов
- формула для проверки несущей способности сварного шва по металлу шва
- катет шва
- коэффициент учета глубины проплавления
- расчетная длина шва
- расчетное сопротивление металла шва
- коэффициент условий работы шва в соединении
- коэффициент условий работы конструкции
Расчет углового шва:

## Slide 135
- формула для проверки несущей способности сварного шва по металлу границы сплавления
- катет шва
- коэффициент учета глубины проплавления
- расчетная длина шва
- расчетное сопротивление металла границы сплавления
- коэффициент условий работы шва в соединении
- коэффициент условий работы конструкции

## Slide 136
Таблица минимальных катетов швов (табл.38 СНиП II-23-81 *)

## Slide 137
Расчет стыкового шва:
- формула для проверки несущей способности сварного стыкового шва
- наименьшая из толщин свариваемых деталей
- расчетное сопротивление металла шва
- если есть подварка корня шва
- если подварки нет
- если есть контроль качества физическими методами
- если контроля нет

## Slide 138
Болтовые соединения
Лекция 8

## Slide 139: Классы прочности болтов
В строительных конструкциях применяются болты
грубой,
нормальной,
повышенной точности,
высокопрочные,
cамонарезающие,
фундаментные (анкерные).

## Slide 140: Классы точности болтов
Различают три класса точности болтов:
Болты класса А- устанавливают в отверстия, которые просверлены на проектный диаметр в сборных элементах и их диаметр больше диаметра стержня болта 0,25 -0, 30 мм, а сами болты имеют только минусовый допуск на диаметр стержня.
Болты класса В- устанавливают в отверстия, диаметр которых на 1- 1,15 мм больше диаметра стержня болта
Болты класса С- ставят в отверстия , диаметр которых на 2-3 мм больше диаметра стержня болта. При этом достигается легкость постановки болтов в отверстия с небольшой «чернотой», т.е. с некоторым несовпадением стенок отверстий смежных соединяемых элементов конструкций.

## Slide 141: Виды болтовых соединений
Различают несколько видов болтовых соединений.
По числу поставленных болтов они подразделяются на:
одноболтовые
многоболтовые
По характеру передачи усилия в соединении от одного элемента к другому на:
несдвигоустойчивые
сдвигоустойчивые (фрикционные).

## Slide 142
болт с шайбой (1) и гайкой (2); б— самонарезающий болт; в и г — фундаментные болты; тип 1 при db < 36 мм, тип 2 при db > 30 мм
Болт для соединения конструкций имеет головку, гладкую часть стержня длиной на 2—3 мм меньше толщины соединяемого пакета и нарезную часть стержня, на которую надевается шайба и навинчивается гайка .

## Slide 143: Работа болтовых соединений на сдвиг
I— болты грубой и нормальной точности; II — болты повышенной точности; III — высокопрочные болты и сдвигоус-тойчивые болты; 1—4 — этапы работы соединений

## Slide 144: Работа болтов
а — срез болта; б— смятие отверстия; I— односрезные соединения; II— двухсрезные соединения; 1 — поверхность смятия; 2 — поверхность среза; t— толщина пластины

## Slide 145: Расчетное усилие, воспринимаемое одним болтом на срез
где Rbs — расчетное сопротивление материала болта на срез, кН/см2; А = nd2/4 — расчетная площадь, сечение стержня болта; ns — число расчетных срезов одного болта; уь — коэффициент условия работы соединения; уc — коэффициент условия работы конструкции.

## Slide 146: Расчетное усилие, воспринимаемое одним болтом на смятие
где Rbp — расчетное сопротивление материала соединяемых элементов на смятие (материал стержня, как правило, имеет большее значение расчетного сопротивления на смятие, чем материал соединяемых элементов); ∑t- наименьшая суммарная толщина элементов, сминаемых в одном направлении; уь — коэффициент условия работы соединения ; ус — коэффициент условия работы конструкции.
Notes: 146

## Slide 147: Работа болтов на растяжение
а- при подвеске к двутавру; б- в угловом соединении

## Slide 148: Работа болтового соединения при повторных нагрузках
а- диаграмма работы; б- схема контакта соединяемых пластин; 1- петля гистерезиса

## Slide 149: Типы болтовых соединений
а- с двусторонними накладками; б- с односторонними накладками

## Slide 150: Заклепочные соединения
а — заклепка с полукруглой головкой; б — постановка заклепки в соединение; I — замыкающая головка: 2 — закладная головка

## Slide 151: Болтовые и клепаные стыки прокатных профилей
а — уголковых профилей; б — швеллеров; 1 — уголковая накладка; 2 — фаска; 3 — прокладка; 4 — листовые накладки

## Slide 152: Прикрепление элементов конструкций
а- симметричное; б- несимметричное

## Slide 153: Размещение отверстий для болтов в соединении
а — минимальные расстояния при рядовом (I) и шахматном (II) расположении болтов; б — максимальные расстояния при растяжении (I) и сжатии (II) элементов; 1 — окаймляющий уголок; в — размещение болтов в профильных элементах

## Slide 154: Лекция 9
Балочные площадки

## Slide 155: Вопросы
Общие сведения
Работа и расчет настила
Работа и расчет балок настила

## Slide 156
Балочная площадка – сооружение, предназначенное для размещения технологического оборудования при расположении технологического процесса по вертикали.
Балочная площадка – система конструктивных элементов, в общем случае состоящая из:
Настила (Н), непосредственно воспринимающего полезную нагрузку;
Балок настила (БН), воспринимающих от настила и передающих ее на нижележащие конструкции;
1. Общие сведения

## Slide 157
3. Вспомогательных балок (ВБ) – промежуточных конструкций, передающих нагрузку от БН на ГБ;
4. Главных балок (ГБ), воспринимающих нагрузку от БН или ВБ и передающих ее на колонны;
5. Колонн (К), воспринимающих опорные реакции от ГБ и передающих усилия на фундамент;
6. Элементов связей.

## Slide 158
Типы балочных площадок: простая (а), нормальная (б) и усложненная (в)

## Slide 159
Типы связей по колоннам: крестовые (а), портальные (б) и рамные (в)

## Slide 160
Типы сопряжения балок: поэтажное (а), в одном уровне (б) и пониженное (в)
+ простота изготовления и монтажа - большая строительная высота | + малая строительная высота - сложность изготовления и монтажа | + малая строительная высота - сложность изготовления и монтажа

## Slide 161
В качестве несущего настила применяют плоские стальные листы или железобетонные плиты. Легкое покрытие выполняют в виде профилированного настила, двухслойных или трехслойных панелей.
Настилы:
Максимальная полезная нагрузка на настил 40кН/м2.
ПО КОНСТРУКТИВНОМУ РЕШЕНИЮ |  |  |  | 
стационарные (несъемные) |  | съемные (щитовые) |  | 
ПО МАТЕРИАЛУ |  |  |  | 
металлические | железобетонные |  | сталебетонные | деревянные
2. Работа и расчет настила

## Slide 162
Конструктивная и расчетная схемы настила:

## Slide 163
Рекомендуемая толщина стального плоского настила
Полезная нагрузка q, кН/м2 | Толщина настила, мм
˂ 10 | 6-8
11-20 | 8-10
21-25 | 10-12
26-30 | 12-14
˃ 30 | 14-16
Предельный относительный прогиб
Пролет настила lН, м | Прогиб [f/lН]
˂ 1,0 | 1/120
11-20 | 1/150
21-25 | 1/200

## Slide 164
Предельная нагрузка на настил по условию прогиба

## Slide 165
Распор настила
Расчет сварного шва на действие распора

## Slide 166
Алгоритм расчета балки настила:
Выбор материала;
Сбор нагрузок;
Выбор конструктивной и расчетной схем;
Статической расчет и построение эпюр;
Конструктивный расчет;
Проверки достаточности подобранного сечения.
3. Работа и расчет балки настила

## Slide 167: Работа и расчет балки настила
Балки настила преимущественно выполняют прокатными.
Сечения балок настила:

## Slide 168
Расчетная схема балки настила

## Slide 169
Конструктивный расчет
Проверка прочности по касательным напряжениям
Проверка прогиба балки настила

## Slide 170
Колонна.
Центрально-сжатые колонны
Лекция 10

## Slide 171: Вопросы
Общая характеристика и расчет колонн сплошного сечения
Общая характеристика и расчет колонн сквозного сечения
Узлы опирания балок на колонны и колонн на фундамент. Конструкция и особенности расчета
171

## Slide 172
Колонны - вертикально расположенные стержневые элементы, по которым нагрузка от вышележащих конструкций передается на фундаменты. В них различают: верхнюю часть – оголовок (1), на который опирается вышележащие конструкции; стрежень (2) - основную часть колонны, передающую нагрузку от стержня на фундамент, и базу (3) – нижнюю часть колонны, передающую нагрузку от стержня на фундамент.
172
1. Общая характеристика и расчет колонн сплошного сечения

## Slide 173
Алгоритм расчета центрально-сжатой колонны:
Выбор материала;
Сбор нагрузок;
Выбор конструктивной и расчетной схем;
Статической расчет и построение эпюр;
Конструктивный расчет;
Проверки достаточности подобранного сечения;
Расчет и конструирование оголовка и базы колонны.
173

## Slide 174
Расчетные схемы:
174
Notes: 174

## Slide 175
Типы сечения сплошных колонн:
Открытые
Замкнутые
175

## Slide 176
Расчетное усилие N, кН | 
< 3000 | 100 ÷ 70
3000 - 4000 | 70 ÷ 50
> 4000 | 50 ÷ 40
176

## Slide 177
177

## Slide 178
178
Стержень сквозной центрально-сжатой колонны обычно состоит из ветвей (швеллеров, двутавров или уголков), связанных между собой решеткой. Ось, пересекающая ветви, называется материальной, а ось, параллельная ветвям, называется свободной.
2. Общая характеристика и расчет колонн сквозного сечения

## Slide 179
Многоветвевые
Типы сечения сквозных колонн:
Двухветвевые
179

## Slide 180
180
Типы решеток сквозных колонн:
а - безраскосная в виде планок; б - раскосная; в – раскосная с распорками

## Slide 181
Расчетное усилие N, кН | 
< 1500 | 90 ÷ 60
2500 - 4000 | 60 ÷ 40
181

## Slide 182
182

## Slide 183
183

## Slide 184
184
К расчету стержня сквозной колонны:
а – сечение из двух ветвей; б – сечение из четырех ветвей

## Slide 185
185
Деформация структурного звена стержня колонны при продольном изгибе: а – с планками; б – с раскосной решеткой

## Slide 186
186

## Slide 187
187
При этом необходимо предусмотреть зазор не менее 100 мм между ветвями для возможности очистки и окраски внутренних поверхностей конструкции.
Отличие в схеме деформации в колонне сплошного и сквозного сечений

## Slide 188
188

## Slide 189
189

## Slide 190
Расчет и конструирование соединительных планок
190

## Slide 191
191
К расчету планок сквозной
колонны
Notes: 191

## Slide 192
192

## Slide 193
193
Оголовок колонны
Встречается два вида опирания вышележащих конструкций на колонну: опирание сверху (шарнирное соединение) и примыкание сбоку (может быть или шарнирным или жестким). В центрально-сжатых колоннах опирание балок выполняют преимущественно шарнирными.
При опирании сверху конструкция оголовка включает в себя опорную плиту и вертикальные и горизонтальные ребра оголовка. При примыкании сбоку – ребра жесткости и опорные столики.
3. Узлы опирания балок на колонны и колонн на фундамент. Конструкция и особенности расчета

## Slide 194
194
Оголовок колонны при опирании балок сверху

## Slide 195
195

## Slide 196
196
Оголовок колонны при опирании балок сверху

## Slide 197
197
Оголовок колонны при опирании балок сверху

## Slide 198
198
Оголовок колонны при опирании балок сверху

## Slide 199
199

## Slide 200
200
Оголовок колонны при опирании балок сверху

## Slide 201
201
Оголовок колонны при опирании балок сверху

## Slide 202
202
Оголовок колонны при опирании балок сбоку

## Slide 203
203
Оголовок колонны при опирании балок сбоку

## Slide 204
204
Оголовок колонны при опирании балок сбоку

## Slide 205
205
Оголовок колонны при опирании балок сбоку

## Slide 206
206
База колонны
База является опорной частью колонны и служит для передачи усилий с колонны на фундамент. Конструктивное оформление базы зависит от ряда факторов: типа колонны, размеров поперечного сечения, способа сопряжения с фундаментом (шарнирный, жесткий), метода монтажа. В зависимости от типа и высоты сечения колонны применяют общие и раздельные базы, которые в свою очередь могут быть без траверс, с общими или раздельными траверсами.
С помощью базы осуществляется жесткое или шарнирное сопряжение колоны с фундаментом. При жестком сопряжении предусматривают соответствующую заделку в бетоне фундамента анкерных болтов, устанавливаемых в плоскости действия момента. При шарнирном закреплении анкерные болты размещают с двух сторон колонны по ее оси, что обуславливает некоторую податливость узла сопряжения.

## Slide 207
207

## Slide 208
208
К расчету опорной плиты:
а – конструктивное решение; б – виды опирания пластинок

## Slide 209
209

## Slide 210
210

## Slide 211
211

## Slide 212
212

## Slide 213
213
База сплошной колонны

## Slide 214
214
База сплошной колонны

## Slide 215
215
База сплошной колонны

## Slide 216
216
База сквозной колонны

## Slide 217
217
База сквозной колонны

## Slide 218
218
База сплошной колонны

## Slide 219
219
База сплошной колонны

## Slide 220
220
База сплошной колонны

## Slide 221
Фермы
221
Лекция 11
Notes: 221

## Slide 222: Вопросы
Общие сведения и классификация ферм
Работа и расчет элементов ферм
Конструирование с учетом типа сечения элемента
222

## Slide 223
Фермой называется система стержней (обычно прямолинейных), соединенных между собой в узлах и образующих геометрически неизменяемую конструкцию при шарнирных узлах.
Фермы бывают плоскими (все стержни лежат в одной плоскости) и пространственными.
1- плоская ферма; 2-пространственная ферма
Общие сведения и классификация ферм

## Slide 224: Элементы ферм
1- верхний пояс; 2-нижний пояс; 3-раскосы; 4- стойки;
dв- панель верхнего пояса; dн- панель нижнего пояса;
hon- высота нижней стойки; ho- высота верхней стойки
224

## Slide 225
а — балочная разрезная; 6 — неразрезная; в, е — консольная; г — арочная; д — рамная; ж- комбинированная
225
По статической схеме фермы классифицируют:

## Slide 226
а — сегментное; 6 — полигональное; в — трапецеидальное; г — с параллельными поясами;
д—з — треугольное
226
По очертанию поясов фермы классифицируют:

## Slide 227
а — треугольная; 6 — треугольная с дополнительными стойками; в — раскосная с восходящим раскосом; г — раскосная с нисходящим раскосом; д — шпренгельная; е — крестовая; ж -перекрестная; з — ромбическая; и — полураскосная
227
По геометрической схеме решетки фермы классифицируют:

## Slide 228: Типы сечений стержней легких ферм
а и б— трубчатые; в, г, д, е, ж, к и я — с использованием прокатных уголков; з — двутавровое; и —
тавровое
228

## Slide 229: Типы сечений стержней тяжелых ферм
а, б и з — из прокатных и составных сварных двутавров; в и г — для клепаных ферм; д и и — из прокатных швеллеров; е и ж — из составных сварных швеллеров; к и л — трубчатые прямоугольные сварные
229
Notes: 229

## Slide 230
постоянная, в которую входит собственная масса фермы и всей поддерживаемой конструкции (кровли с утеплением, фонарей и т.п.);
временная— нагрузки от подвесного подъемно-транспортного оборудования, полезной нагрузки, действующей на подвешенное к ферме чердачное перекрытие, и т.п.;
кратковременная (например, атмосферная) — снег, ветер.
230
  2. Работа и расчет элементов ферм
Виды нагрузок, действующих на ферму:

## Slide 231: Расчет нагрузки на ферму
Расчетная нагрузка, действующая на любой узел стропильной фермы, зависит от грузовой площади, с которой она собирается и определяется по формуле
где gф — собственная масса фермы и связей, кН/м2, горизонтальной проекции кровли; gкр — масса кровли, кН/м2; a — угол наклона верхнего пояса к горизонту; Ь — расстояние между фермами; di-1и di — примыкающие к узлу панели; yg — коэффициент надежности дkя постоянных нагрузок.
231

## Slide 232: Сбор нагрузок
Вид нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м2 | Коэф-т надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка, кН/м2
Постоянная: -защитный слой гравия на битумной мастике, t=20м, =20кН/м3 -гидроизоляционный ковер из 4-х слоев рубероида -цементная стяжка t=20мм -минераловатные плиты, t=60мм -пароизоляция -сборные ж/б ребристые плиты 6х1,5м -собственная масса фермы -вязи покрытия | 0,21 0,1 0,2 0,12 0,04 1,5 0,2 0,04 | 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,05 1,05 1,05 | 0,273 0,13 0,26 0,156 0,52 1,575 0,21 0,042
Итого | gкрн=2,17 |  | gкр=3,575
232

## Slide 233: Определение усилий в стержнях ферм
В верхних поясах поясах ферм при непрерывном опирании на них настилов допускается вычислять моменты последующим формулам:
Пролетный момент в крайней панели
М1=qd12/10
Пролетный момент промежуточных панелей
Мп=qd12/12
Момент в узле ( опорный)
Моп=qd12/10
где q- распределенная нагрузка по ферме; d- длина панели
233

## Slide 234: Подбор сечений стержней фермы
Подбор сечений сжатых стержней производится путем определения требуемых площади и радиусов инерции, предварительно задавшись гибкостью для поясов 80-100 и для решетки 100-120 по формулам: Атр= N/yRyγc
Требуемая площадь сечения растянутого стержня рассчитывается по формуле:
Атр= N/yRyγc
По трем параметрам А, ix, iy- по таблицам сортамента подбирают сечение, определяют его фактические параметры и производят проверку устойчивости по формуле
σ- N/γА<Ryγc
234

## Slide 235: Расчетные длины стержней фермы
Расчетная длина стержней фермы определяется по формуле :
lef=μl
где l- геометрическая длина стержня
μ- коэффициент расчетной длины, учитывающий характер закрепления концов стержня
235

## Slide 236: Фермы из парных уголков
Узлы ферм из одиночных уголков: а — бесфасоночный; б — с дополнительными фасонками
236
  3. Конструирование с учетом типа сечения элемента

## Slide 237: Узлы ферм из парных уголков
а — центрирование стержней; б — узел при раскосной решетке; в — прикрепление прогонов; г — опирание на крупнопанельную панель
237

## Slide 238: Опорные узлы ферм из парных уголков
а — опирание на уровне нижнего пояса; б — то же, верхнего пояса
238

## Slide 239: Узлы ферм с поясами из тавров
а — узел без фасонки; б — узел с дополнительной фасонкой и изменением сечения пояса встык; в — узел с изменением сечения пояса с помощью накладки и вставки; г — узел фермы с перекрестной решеткой из уголков
239

## Slide 240: Узлы трубчатых ферм
а — с непосредственным примыканием; б — со сплющиванием концов стержней; е — на фасонках; г — со вставками; 1 — заглушка
240

## Slide 241: Стыковые соединения труб
а — прямой с подкладным кольцом; б — то же, косой; в — с наружными накладками; г — сварной через торцевой фланец; д — болтовое фланцевое
241

## Slide 242: Опорные узлы трубчатых ферм
а — через опорные фланцы; б и в — при шарнирном отирании фермы
242

## Slide 243: Узлы ферм из гнутозамкнутых профилей
243

## Slide 244: Узел с расцентровкой осей стержней
а — схема узла; б — распределение моментов в поясе
244

## Slide 245: Лекция 12
Компоновка конструктивной схемы каркаса

## Slide 246
Проектирование каркаса производственного здания начинают с выбора конструктивной схемы и ее компоновки. После выбора конструктивной схемы одновременно с компоновкой решают принципиальные вопросы архитектурно- строительной части проекта определяются ограждающие конструкции, назначается расположение оконных, воротных проемов и т.д.
При компоновке конструктивной схемы каркаса решаются вопросы размещения колонн здания в плане, устанавливаются внутренние габариты здания, назначаются и взаимоувязываются размеры основных конструктивных элементов каркаса.
246

## Slide 247: Размещение колонн однопролетного здания
I,II — соответственно поперечные и продольные разбивочные оси
247

## Slide 248: Размещение колонн многопролетных зданий
а — при параллельном расположении пролетов;
б — при взаимно-перпендикулярном;
I,II - соответственно поперечный и продольный температурный шов; III — дополнительная
разбивочная ось
248

## Slide 249: Предельные размеры температурных блоков зданий
Характеристика зданий | Стальной каркас |  | Смешанный каркас (железобетонные колонны) | 
 | Длина блока вдоль здания | Ширина блока поперек здания | Длина блока вдоль здания | Ширина блока поперек здания
Отапливаемое | 230 | 150 | 65 | 65
Неотапливаемое и горячие цеха | 200 | 120 | 45 | 45
249

## Slide 250: Компоновка поперечных рам
а — балочная разрезная; 6 — неразрезная; в, е — консольная; г — арочная; д — рамная; ж- комбинированная
250
Notes: 250

## Slide 251: Связи
Связи — важные элементы стального каркаса, которые необходимы для выполнения следующих требований:
обеспечение неизменяемости пространственной системы каркаса и устойчивости его сжатых элементов;
восприятие и передача на фундаменты некоторых нагрузок (ветровых, горизонтальных от кранов);
обеспечение совместной работы поперечных рам при местных нагрузках (например, крановых);
создание жесткости каркаса, необходимой для обеспечения нормальных условий эксплуатации;
обеспечение условий высококачественного и удобного монтажа.
Связи подразделяются на связи между колоннами и связи между фермами (связи по покрытию).
251

## Slide 252: Схемы конструкций жестких дисков связей между колоннами
а — при обеспечении устойчивости нижней части колонн из плоскости рамы; б — при необходимости установки промежуточных распорок; в — при необходимости использования подкранового габарита
252

## Slide 253: Расположение связей между колоннами в зданиях
а — коротких (или температурных отсеках);
б — длинных; 1— колонны: 2 — распорки; 3 — ось температурного шва; 4— подкрановые балки;
5 — связевый блок; 6— температурный блок;
7—низ ферм; 8 — низ башмака
253

## Slide 254: Связи между фермами
а — по верхним поясам ферм; б — по нижним поясам ферм; в — вертикальные; 1— распорка в коньке; 2 — поперечные связевые фермы
254
Notes: 254

## Slide 255: Схемы систем связей по покрытию
а — крестовые связи при 6-метровом шаге рам; б — связи с треугольной решеткой; в и г — то же, при 12-метровом шаге рамы; д — комбинация горизонтальных связей по нижним поясам ферм с вертикальными связями; I,II— связи соответственно по верхним и нижним поясам ферм
255

## Slide 256: Размещение связей по поясам ферм в многопролетных зданиях
256

## Slide 257: Схемы покрытий
a — по прогонам; б — беспрогонное;
1— стропильные фермы; 2 — прогоны; 3— кровельные
плиты; 4 — крупнопанельные плиты
257

## Slide 258: Узлы ферм из парных уголков
1-подстропильная ферма; 2 — профилированный настил; 3 — продольная балка; 4 — связи; 5 — стропильные фермы; 6 — прогон; 7 — подкос; 8 — фонарная панель
258

## Slide 259: Схемы конструкций фахверка и сечения его элементов
а — продольный фахверк с крупноразмерными стеновыми панелями;
6 — то же, с мелкоразмерными панелями; 1 — колонны; 2 — стойки фахверка; 3 — стеновые панели; 4 — ригели фахверка; 5 — стеновые листы
259

## Slide 260
в — торцевой фахверк; 6 — листовой шарнир; 7 — связи по нижнему поясу ферм; 8 — горизонтальная распорка связей;
9 — вертикальные связи фахверка;
10— надворотный ригель
260

## Slide 261
г — фахверк внутренних стен; д — сечения фахверк новых стоек; е — сечения ригелей фахверка; 11- кирпичная кладка
261

## Slide 262
Конструкции покрытия
Лекция 13

## Slide 263: Покрытия промышленных зданий в общем случае состоят из следующих элементов:
стропильных конструкций (фермы, балки сплошного сечения и т. п.);
подстропильных конструкций (при шаге колонн, большем, чем шаг стропильных конструкций);
горизонтальных и вертикальных связей;
прогонов (при использовании мелкоразмерных кровельных элементов);
фонарей.
263

## Slide 264: Схемы ферм покрытий
a — трапецевидная с треугольной решеткой; б — то же, с параллельными поясами; в — то же, со шпренгельной решеткой; г — то же, при большом уклоне двускатной кровли; д и е — то же. при односкатной кровле; ж — при нисходящих опорных раскосах; з — при ромбической решетке
264

## Slide 265: Типовые схемы стропильных и подстропильных ферм для покрытия с уклоном кровли 2,5 %
265

## Slide 266: Расчет ферм
а- схема приложения нагрузки; б- расчетная схема
266

## Slide 267: Узлы опирания ферм на колонну сверху
267
а — на колонну крайнего ряда; б — на колонну среднего ряда; в — на подстропильную ферму; 1— надколонник; 2 — стропильная ферма; 3 — колонна; 4 — монтажные прокладки; 5 — подстропильная ферма
Notes: 267

## Slide 268: Узел опирания стропильной фермы на колонну сбоку
а — общий вид; б и в - варианты крепления верхнего пояса при жестком соединении ригеля с колонной; 1 — опорный столик
268

## Slide 269: Узел опирания подстропильной фермы на колонну
1-подстропильная ферма; 2-стропильная ферма
269

## Slide 270: Размещение связей по поясам ферм в многопролетных зданиях
270

## Slide 271: Связи между фермами
а — по верхним поясам ферм; б — по нижним поясам ферм; в — вертикальные; 1— распорка в коньке; 2 — поперечные связевые фермы
271
Notes: 271

## Slide 272: Схемы систем связей по покрытию
а — крестовые связи при 6-метровом шаге рам; б — связи с треугольной решеткой; в и г — то же, при 12-метровом шаге рамы; д — комбинация горизонтальных связей по нижним поясам ферм с вертикальными связями; I,II— связи соответственно по верхним и нижним поясам ферм
272

## Slide 273: Прогоны
Прогоны делятся на прогоны сплошного и решетчатого сечения.
Сплошные прогоны выполняются по разрезной и неразрезной схемам.
Решетчатые прогоны рассчитывают как фермы с неразрезным верхним поясом. Верхний пояс при этом работает на сжатие с изгибом (в одной плоскости, если отсутствует скатная составляющая нагрузка, или в двух плоскостях), остальные элементы испытывают продольные усилия.
273

## Slide 274: Типы сечения прогонов
а — прокатные; б— гнутые; в — составные (по коньку и в ендовах); г — перфорированные (сквозные)
274

## Slide 275: Расчетные схемы прогонов
а — схема действия нагрузки; 6 — развязка прогонов тяжами; в — определение усилий в прогонах; 1 — фермы; 2 — прогоны; 3 — тяжи
275

## Slide 276: Вертикальная нагрузка на прогон определяется по формуле
276
где qкр — расчетная нагрузка от веса 1 м2 кровли; a — угол наклона к горизонту (при уклоне кровли i≤1/8 можно принимать cosa = 1); s — расчетная нагрузка от снега; b — расстояние между прогонами; qnp — расчетная погонная нагрузка от веса прогона.
Notes: 276

## Slide 277: Фонари
277
В зависимости от назначения фонари производственных зданий подразделяются на светоаэрационные и аэрационные
а- светоаэрационный фонарь стоечного типа, б- с поперечной фермой, в- схема фонарной панели в плоскости остекления.

## Slide 278: Схемы аэрационных фонарей
а- с поворотными щитами 1; б- с поворотными створками 2; 3-верхний пояс стропильной фермы
278

## Slide 279
Подкрановые конструкции
Лекция 14

## Slide 280: Подкрановые конструкции
Подкрановые конструкции служат для передвижения кранов и воспринимают и передают на каркас здания нагрузки от подъемно-транспортного оборудования. Основным видом такого оборудования являются мостовые опорные и подвесные краны.
280

## Slide 281: Схема подкрановых конструкций
а — схема нагрузок от мостового крана; 6 — состав подкрановых конструкций по среднему ряду; 1 — подкрановая балка; 2— тормозная конструкция; 3 — рельс с креплениями; 4 — связи
281

## Slide 282: Типы подкрановых конструкций
282
а — разрезные балки; 6 — неразрезные балки; в — фермы;
г — подкраново-подстропильные фермы;
д — фермы с ездой понизу

## Slide 283: Подвесное подъемно-транспортное оборудование
а — тельфер; б — днухопорньй кран; в — трехопорный кран; г — опирание катков на балку
283
Notes: 283

## Slide 284: Типы сечений сплошных подкрановых балок
а — прокатные двутавры; 6 — несимметричный составной двутавр; в — симметричный составной двутавр с тормозной конструкцией; г — составное сечение с поясами из тавров; д — двутавр с усиленным верхним поясом; е — двустенчатое сечение; ж — сечение со сменной верхней частью; з — клепаное сечение
284

## Slide 285: Тормозные балки
а, б и в — по крайним рядам; г и д — по средним рядам; 1 — листовой шарнир; 2— ребро жесткости; 3 — вспомогательная ферма; 4 — связевая ферма
285

## Slide 286: Расчетные схемы к определению расчетных усилий в разрезных подкрановых балках
286
а — наибольший изгибающий момент; 6 — наибольшая поперечная сила

## Slide 287: Расчетные значения изгибающего момента и поперечной силы от вертикальной нагрузки определяется по формуле
где — коэффициент сочетания ;
— ординаты линий влияния момента и поперечной силы;
— коэффициент учитывающий влияние массы балки.
287

## Slide 288
288
где — коэффициент сочетания ;
— ординаты линий влияния момента и поперечной силы.
Расчетный изгибающий момент Му и поперечную силу Qу от горизонтальной поперечной нагрузки определяется по формуле

## Slide 289
а- схема;
б- типы сечения верхнего пояса;
в- конструктивное решение
289
Решетчатая подкрановая балка

## Slide 290
1- ось колонны; 2-лаз в диаграмме
290
Подкраново-подстропильная ферма

## Slide 291
а- разрезных балок; б- неразрезных балок
291
Опорные узлы подкрановых балок

## Slide 292: Расчетные схемы узла крепления подкрановых балок к колонне
а — схема передачи горизонтального поперечного усилия;
б — перемещение узла;
в — расчетная схема элемента крепления;
г — передача усилий при перекосе опорного ребра
292

## Slide 293: Узлы крепления разрезных подкрановых балок к колонам
а–с упорными планками; б- с гибкими стержнями; 1- упорные планки
293

## Slide 294: Крепление рельсов к подкрановой балке
294
а — типа КР;
6 — железнодорожных;
в и г — квадратных;
1— пружинная шайба;
2 — болт М22

## Slide 295: Пружинное крепление рельса, установленного на упругую прокладку
1— пружина;
2 — рельс;
3 — упругая прокладка;
4 — болт
295

## Slide 296
Пространственные конструкции покрытий зданий
Лекция 15

## Slide 297: Пространственные конструкции
Плоские сетчатые покрытия (структуры)
Сетчатые цилиндрические оболочки
Купола:
а) Ребристые
б) Сетчатые
в) Панельные
297

## Slide 298: Плоские сетчатые покрытия (структуры)
Представляют собой перекрестную систему плоских ферм, занимающих вертикальное или наклонное положение.
Элементы структурных плит в основном работают на центральное растяжение и сжатие.
298

## Slide 299: Типы структурных покрытий с ячейками:
а — квадратными; б — треугольными; 1— верхний пояс; 2 — нижний пояс; 3 — диагональные элементы; 4 — раскосы; 5— стойки; б— колонны
299

## Slide 300: Вантово- структурное покрытие
1- стойки; 2-ванта; 3-структура
300

## Slide 301: Узлы структурных конструкций
301
а — с шаровой вставкой «Октаплатт»; б — на винтах «Меро»; в — с анкерными шайбами «Берлин»; г — цилиндрические с фигурными вырезами «Трио детик»; д — сварные ЦНИИСК;
е —с фигурной фасонкой «Юнистрат»
Notes: 301

## Slide 302: Сетчатые цилиндрические оболочки
а — схема; б — интерьер каркаса покрытия; 1 — оболочка; 2 — торцевая диафрагма; 3 — связи
302

## Slide 303: Схемы сеток оболочек (развертки поверхностей)
а — ромбическая; б — с поперечными ребрами; в — с продольными ребрами; г — комбинированная
303

## Slide 304: Типы куполов
304
а — ребристый; б — ребристо-кольцевой; в — ребристо-сетчатый; г — сетчатый; д — панельный; е — ромбическая гнутая панель; 1— ребра; 2 — нижнее опорное кольцо: 3 — верхнее кольцо; 4— прогоны; 5— промежуточные кольца; б — связи; 7 — сетка; 8 — гнутые панели из металлического листа
Notes: 304

## Slide 305: Расчетная схема эквивалентной затяжки
а —схема кольца (показана его половина); б- схема эквивалентной затяжки
305

## Slide 306: Расчетная схема ребристо –кольцевого купола на вертикальную нагрузку
306

## Slide 307: Ребристые купола
307

## Slide 308: Сетчатые купола
308

## Slide 309: Панельные купола
309
Панельно –сетчатый купол над зданием аудитории (Гавайи)

## Slide 310
Стальные каркасы многоэтажных зданий
Лекция 16

## Slide 311: Классификация конструктивных схем каркасов многоэтажных зданий
Рамные системы
Связевые системы
Рамно-связевые системы
Ствольные системы
311

## Slide 312: Основные рамные системы
а — обычная; б — с внешней пространственной рамой; в — секционно-рамная; 1 — колонна;
2 — ригель; 3 — плоскость одного из перекрытий; 4 — горизонтальные перемещения рамы;
5 — плоскость внешней грани; 6 — плоскость внутренней рамной стенки
312

## Slide 313: Основные связевые системы
313
а — с диафрагмами; б — с внутренним стволом; в — с внешним стволом; г — сочетания основных связевых систем (планы) с диафрагмами и с внутренним и внешним стволами; 1 — диафрагмы; 2 — колонны; 3 — колонны пояса диафрагмы; 4 — ригели; 5 — плоскость одного из перекрытий; 6 — фрагмент расчетной схемы по внутреннему ряду колонн; 7 — горизонтальные перемещения диафрагмы; 8— внутренний ствол; 9— внешний ствол; 10— колонны, воспринимающие вертикальные нагрузки

## Slide 314: Рамно-связевые системы с жесткими включениями
314

## Slide 315: Рамно-связевые системы с горизонтальными поясами жесткости
315
а — пояса жесткости в обычной рамной системе; 6 — фермы-ригели через этаж; 1— системы с одинаковым расположением связей в соседних рамах
Notes: 315

## Slide 316: Рамно-связевые системы с поясами жесткости и ростверками
а — сочетания поясов жесткости с вертикальной диафрагмой; б — сочетание пространственного ростверка со стволом; в и г- схемы деформирования системы без ростверка и с ростверком
316

## Slide 317: Ствольные системы
317
а, б — с подвешенными перекрытиями; в—д — с консольными этажами; е—з — комбинированные системы;
ж, з — с предварительным напряжением; 1— вариант с попарным объединением смежных перекрытий в одну консольную конструкцию; 2, 3 — варианты очертания вант

## Slide 318: Конструктивные элементы каркаса
318
Колонны являются основными конструктивными элементами каркаса многоэтажного здания и воспринимают преимущественно сжимающие усилия с изгибом в одной или двух плоскостях. В ствольных системах вместо колонн применяют испытывающие растягивающие усилия подвески из стальных канатов (ванты) или полосовой стали.
Ригели работают преимущественно на изгиб. Продольные силы в ригелях, как правило, незначительны и появляются от горизонтальных (ветровых и сейсмических) нагрузок.

## Slide 319: Типы сечений колонн
а и м — из прокатных двутавров; б — составной двутавров; в, к и л — крестовые сечения; г — сплошное сечение; д и е — из прокатных уголков; ж и з— трубчатые сечения; и, н, о, п —
комбинированные сечения
10
Notes: 319

## Slide 320: Типы сечений ригелей, балок и ферм перекрытий
а — из прокатного двутавра; б — сварной двутавр; в— сталежелезобетонное сечение; г — гнутое; д — коробчатое; е — двутавр с перфорированной стенкой; ж. з, и, к и л — фермы с различными прокатными сечениями поясов
320

## Slide 321
а — сварное двутавровое; б — коробчатое;
1 — плоскость фрезерования торцов; 2 —стяжной болт; 3 — установочная риска; 4 —вариант коротыша
321
Сжатый стык колонн

## Slide 322
а — с помощью листовых накладок на высокопрочных болтах; 6 и в — с помощью торцевых фланцев; г — через фрезерованный торец; 1— плоскость фрезерования; 2 — накладка; 3 —фланец; 4 — установочная риска
322
Болтовые стыки колонн при больших эксцентриситетах

## Slide 323
а—в схемы; 1— плоскость фрезерования
323
Сварной стык колонн при больших эксцентриситетах

## Slide 324
1— плоскость фрезерования, строжки; 2 —установочная риска; 3 — установочный болт;
4 — анкерный болт;
5 — подливка
324
Схема базы колонны
с анкерными болтами

## Slide 325
325
а и б — колонны с фрезерованным торцом; в — с применением диафрагм; 1— плоскость фрезерования; 2 — установочная риска; 3 — установочный болт; 4 — анкерный болт; 5 — шайба с отверстием на 2 мм больше диаметра болта; 6 — подливка; 7 — анкерная плитка
База колонн с расчетными
анкерными болтами

## Slide 326
Резервуары
Лекция 17

## Slide 327: Виды резервуаров:
1)В зависимости от положения в пространстве и геометрической формы делятся на:
цилиндрические (горизонтальные)
сферические
каплевидные
изотермические
многоторовый
2) По расположению относительно планировочного уровня строения делятся на:
надземные (на опорах)
наземные
полузаглубленные
подземные
подводные

## Slide 328
3)По расположению относительно планировочного уровня строения делятся на:
с бескаркасной висячей кровлей
с центральной стойкой
с понтонами
с «дышащей» крышей
с подъемной крышей
с пологой сферической кровлей
с пологой сфероцилиндрической кровлей
с выпуклыми днищем и кровлей

## Slide 329: Вертикальные цилиндрические резервуары низкого давления
а- со стационарной крышей объемом 20000 м3;
б- с плавающей крышей объемом 50000 м3;
1- корпус;
2-стационарная крыша;
3-плавающая крыша;
4-днище;
5-понтон;
6-шахтная лестница;
7-катучая лестница;
8-направляющая стойка.

## Slide 330
Вертикальные цилиндрические резервуары низкого давления в зависимости от объема и места расположения подразделяются на три класса:
класс I- особо опасные объемом V>= 10000 м3, а также объемом V>= 5000 м3, расположенные непосредственно по берегам рек, крупных водоемов и в черте городской застройки;
класс II- резервуары повышенной опасности объемом V=5000-10000 м3;
класс III- опасные резервуары объемом V=100-5000 м3.

## Slide 331: Конструкции днищ вертикальных цилиндрических резервуаров низкого давления
План днища (а) и стационарной крыши (б) вертикального цилиндрического резервуара

## Slide 332: Конструкция стенок
Варианты стенки резервуаров объемом 100000 м3:
а- комбинированная; б- двухслойная; в- усиленная бандажами; г-с предварительно напряженной обмоткой; д- однослойная рулонированная

## Slide 333: Основные узлы корпуса резервуара
а- узел сопряжения стенки с крышей;
б- варианты сечений промежуточных колец жесткости;
в- узел сопряжения стенки с днищем

## Slide 334: Расчетная схема стенки вертикального цилиндрического резервуара:
а- гидростатическое и избыточное давление на стенку;
б- краевой эффект в узле сопряжения стенки с днищем

## Slide 335: Расчет стенки
Условие прочности стенки i-го пояса в кольцевом направлении по вертикальным стыкам швам рассчитывается по формуле:
где Pi- внутреннее давление на i-м уровне от хранимой жидкости и избыточного давления паров; Rwy=Ry- расчетное сопротивление сварного шва при физических методах контроля; γс- коэффициент условий работы, равный 0,7 для нижнего пояса и 0,8 для всех остальных поясов; γn- 1…1,1- коэффициент надежности по назначению для резервуаров I-III класса.

## Slide 336: Расчетная схема ребристой крыши
а- план ребер; б- расчетная схема ребер конической крыши; в- расчетная схема ребер сферической крыши; г- расчетные погонные нагрузки на арку; д- эпюры М1 и N1 в ребрах от нагрузки Р1
Notes: 336

## Slide 337: Расчетная схема опорного кольца
а- при основном сочетании нагрузок; б- при дополнительном сочетании нагрузок

## Slide 338: Вертикальные цилиндрические резервуары повышенного давления
Вертикальные цилиндрические резервуары повышенного давления со сфероцилиндрической крышей

## Slide 339
Анкерное крепление стенки резервуара повышенного давления к фундаменту:
1- закладная плита; 2- стенка; 3- днище
Notes: 339

## Slide 340: Сферические резервуары
Сферический резервуар объемом 2000 м3

## Slide 341: Схема раскроя оболочек
а- параллельно-меридиональная (трехпоясная);
б- экваториально-меридиональная (двухпоясная);
в-меридиональная

## Slide 342: Схемы опирания сферического резервуара
а- с вертикальными стойками; б и в- с наклонными стойками; г- с опорным кольцом; д- на центральной опоре

## Slide 343: Расчет сферического резервуара
Минимальную расчетную толщину стенки в нижней точке корпуса определяют из условия прочности сварных стыков швов по формуле:
где Р- давление на стенку от хранимой жидкости и избыточного давления; Rwy-расчетное сопротивление сварных стыков швов, при физическом контроле их качества Rwy=Ry; γс=0,6-коэффициент условий работы корпусов резервуаров высокого давления при расчете на прочность и устойчивость.

## Slide 344
Устойчивость стенки сферической оболочки проверяется при действии вакуума в пустом резервуаре по формуле:
где σ-действующее сжимающее напряжение от вакуума;
σcr- соответствующее критическое напряжение.

## Slide 345: Изотермические резервуары
Изотермический резервуар объемом 15000м3 для хранения жидкого аммиака(-34◦С)

## Slide 346
Изотермический резервуар объемом 60000м3 для хранения сжимаемого природного газа (температура -162◦С)

## Slide 347: Горизонтальные цилиндрические резервуары
1- корпус; 2- днище; 3- кольца жесткости; 4-опорные диафрагмы ; 5-опорные стойки; 6- лестница; 7- люк-лаз

## Slide 348: Типы днищ
а- плоское;
б- коническое;
в- пологое сферическое;
г- цилиндрическое ;
д- полусферическо;
е- эллипсоидальное

## Slide 349: Расчетная схема горизонтального цилиндрического резервуара

## Slide 350
Размеры резервуара заданного объема V устанавливаются исходя из минимального расхода металла. Оптимальный диаметр определяется по формуле:
Длина цилиндрической части корпуса определяется с учетом выбора типа днищ:

## Slide 351: Расчет резервуара
Прочность стенки при двуосном напряженном состоянии с учетом кольцевых σ2 и σ1 продольных напряжений, возникающих от давления продукта на днище, а также от изгиба корпуса как двухопорной балки кольцевого сечения с консолями, проверяют по формуле:
Толщину полусферических днищ назначают tдн≈0,6t, эллипсоидных - tдн≈1,2t , но в любом случае не менее 8 мм.

## Slide 352
Бункеры и силосы
Лекция 18

## Slide 353: Бункеры
К бункерам относятся емкости, наименьший размер которых в плане больше высоты призматической части
353

## Slide 354: Силосы
Силосы — это относительно высокие и узкие сосуды, у которых высота призматического или цилиндрического корпуса превосходит в 1,5 и более раза наименьший размер в плане
354

## Slide 355: Основными геометрическими параметрами бункера и силоса являются:
Объем
Угол наклона стенки воронки к горизонту
Размер выпускного отверстия
355

## Slide 356
356
Бункера и силосы рассчитываются на нагрузки от давления сыпучих материалов и от собственной массы конструкций, а также на нагрузки от снега и ветра и временные нагрузки на надбункерном перекрытии.
Notes: 356

## Slide 357: Классификация бункеров
357
Бункера с плоскими стенками
Гибкие бункера
Круглые бункера
.

## Slide 358
По назначению бункеры разделяют на технологические и аккумулирующие.
Технологические бункеры разделяют на:
приёмные — для принятия материала при разгрузке вагонов, скипов, самосвалов;
дозировочные — для регулируемой разгрузки, отдачи на конвейер (например, при шихтовании);
обезвоживающие — для дренажного обезвоживания продуктов обогащения продуктов горного производства;
компенсационные (демпфирующие) — для выравнивания нагрузки на отдельные технологические аппараты по выходному питанию;
отгрузочные — для накопления и дальнейшей отгрузки продуктов обогащения в железнодорожные вагоны.
358

## Slide 359: Бункера с плоскими стенками
Плоские стенки воронки рассчитывают на поперечный изгиб от давления засыпки как однопролетные пластинки большого прогиба, шарнирно опертые на горизонтальные ребра жесткости, с учетом цепных продольных растягивающих напряжений.
Ребра рассчитываются на изгиб как однопролетные шарнирно опертые балки от нормального к грани воронки равномерного давления от засыпки и на продольные растягивающие усилия от поперечных граней.
359

## Slide 360: Бункер с плоскими стенками
360
а — пространственная схема;
б — узел крепления воронки к бункерной балке; 1— бункерные балки; 2 — воронка; 3 — ребра жесткости балки; 4 — ребра жесткости воронки

## Slide 361: Гибкие бункера
Гибкий, или висячий бункер представляет собой длинную цилиндрическую незамкнутую оболочку с горизонтальной осью и направляющей — кубической параболой . Оболочка подвешена к двум продольным неразрезным несущим балкам, опирающимся на колонны, и работает преимущественно на растяжение от массы сыпучих материалов. В торцах бункеров устанавливают жесткие вертикальные стенки — диафрагмы.
361

## Slide 362: Гибкий параболический бункер
1— оболочка; 2 — продольная балка; 3 — поперечная балка; 4 — торцевая стенка; 5 — выпускные отверстия
362

## Slide 363: Круглые бункеры и силосы
363
Круглые бункеры и силосы могут быть установлены на стойках и иметь коническую нижнюю часть — воронку с выпускным отверстием или плоским днищем опираться на основание (преимущественно силосы сельскохозяйственного назначения). Высота их достигает 25 м и более.
Notes: 363

## Slide 364: Схемы узла соединения стенки и воронки круглого бункера
364

## Slide 365
Опоры антенных сооружений связи
Лекция 19

## Slide 366: Башни
Опоры антенных сооружений связи служат для установки или подвески антенн и другого радио- и телевизионного оборудования, весьма различного по форме, размерам и массе. При выборе основного типа опоры (башня или мачта) учитываются назначение сооружения, место и условия строительства, а также другие факторы.
366

## Slide 367
Первая в нашей стране радиобашня высотой 160 м построенная в Москве в 1921 г. по проекту В.Г.Шухова. Она выполнена в виде шести сопряженных гиперболоидов вращения.
Началом массового с строительства радиобашен можно считать 1930-е годы. Дли изготовления конструкций в то время применялись уголки. Позднее на основе результатов широко поставленных научных исследований была доказана целесообразность использования дня высотных сооружений труб.
Потребность в массовом строительстве антенных сооружений связи привела к необходимости разработки типовых конструкций башен различной высоты для разных ветровых районов. Начиная с 1954 г. во многих городах СССР началось строительство телевизионных башен.
367

## Slide 368: Схемы типовых четырехгранных телевизионных башен
368

## Slide 369: Телевизионная башня высотой 275 м в Тбилиси
369
Notes: 369

## Slide 370: Телевизионная башня высотой 312 м в Ереване
370

## Slide 371
Телевизионная башня высотой 360 м в Алма-Ате
Телевизионная башня высотой 350м в Ташкенте
371
Notes: 371

## Slide 372: Расчетные схемы к определению усилий в поясах
372

## Slide 373: Монтажные узлы типовых решетчатых башен
373

## Slide 374: Мачты
374
Мачты как сооружения менее металлоемкие и более дешевые по сравнению с башнями, широко используются в качестве опор антенных сооружений связи, особенно при высоте опор более 150 м.
Мачта состоит из ствола, опирающегося на центральный фундамент, и оттяжек, закрепленных в анкерных фундаментах и удерживающих ствол в вертикальном положении. В зависимости от радиотехнических требований ствол и оттяжки делают не изолированными или изолированными от земли.

## Slide 375: Секция типовой радиомачты со стволом трехгранного очертания
375

## Slide 376: Расчетные схемы к определению усилий в стволе мачты
а — расчетная схема; 1— ствол мачты; 2 — упругоподатливая опора; 3 — сила тяжения оттяжек; 4 — ветровая нагрузка: 5 — вертикальная нагрузка; 6 — шарнирная опора; 6 — эпюра изгибающих моментов; в — эпюра поперечных сил; г — эпюра продольных сил; д — схема размещения оттяжек при стволе квадратной формы сечения; е — то же, при стволе треугольной формы сечения
376

## Slide 377
Вопросы экономики металлических конструкций
Лекция 20

## Slide 378: Структура стоимости металлических конструкций
стоимости проектирования, зависящей от вила конструкций, их сложности и повторяемости;
стоимости металла и других материалов (электродов, метизов, окрасочных материалов), расходуемых на изготовление металлических конструкций;
издержек производства, зависящих главным образом от механовооруженности завода-изготовителя, трудоемкости и серийности изготовления конструкций;
транспортных расходов на перевозку конструкций с завода-изготовителя к месту строительства, зависящих от дальности перевозки, вида транспортных средств и степени их использования;
стоимости монтажа, зависящей от вида металлических конструкций, оснащенности механизмами и приспособлениями, а также от условий производства работ.
378

## Slide 379: По принятой в строительстве системе ценообразования отдельные составляющие стоимости металлических конструкций находятся приблизительно в следующих соотношениях, %:
Проектирование..............................................................2 — 3
Сталь и другие материалы......................................................................40—60
Изготовление.................................................................20—25
Транспортные расходы.............................................................................5 — 7
Монтаж.........................................................................15 — 25
379

## Slide 380: Структура производства по видам стальных конструкций характеризуется следующими соотношениями, % к общему количеству:
Конструкции промышленных и гражданских зданий, промышленные сооружении..............................................60
Опоры воздушных линий электропередачи, мачты и башни...............:......................................................................8
Резервуары, газгольдеры и подобные листовые
конструкции емкостей...........................................................6
Гидротехнические сооружения и мосты..............................2
Ограждающие конструкции, лестницы и площадки.........14
Прочие виды конструкций………………….......................………10
380

## Slide 381: Данные о трудоемкости изготовления стальных конструкций, усл. - ч/т
381
Цех |  | Операция | Трудоемкость
1. Основные производственные цеха |  |  | 
Подготовки | Правка металла |  | 0,65-0,81
Обработки | Разметка и наметка |  | 0,76-0,81
 | Резка механическая и кислородная |  | 0,86-1,58
 | Образование отверстий |  | 0,57-0.7
 | Строжка и фрезеровка деталей |  | 0,12—0,32
 | Вальцовка, правка и гибка |  | 0,15—0.26
Сборочносварочный | Сборка |  | 3,19-4,33
 | Сварка и клепка |  | 4.4-4,6
 | Фрезеровка |  | 0.13-0,18

## Slide 382: Данные о трудоемкости изготовления стальных конструкций, усл. - ч/т
382
Цех | Операция | Трудоемкость
Механический | Механослесарные работы | 0-0,55
Малярно-погрузочный | Грунтовка и окраски | 0.24-0,47
 | Итого | 12,4—13,8
 | Вспомогательные операции в цехах основного производства | 7,7-8,1
 | 2. Вспомогательное производство | 6,53-8,08
 | Всего | 28-28.5

## Slide 383: Зависимость коэффициента трудоемкости от размера партии
383
Notes: 383

## Slide 384: Трудоемкость изготовления можно определить по формуле
384
где G0 , n0- соответственно масса и число основных (несущих) деталей стержня конструкции; kс — коэффициент серийности; А — эмпирический коэффициент технологичности данной конструктивной формы и прочности проката, определяемый главным образом количественным соотношением между основными (несущими) и дополнительными деталями.

## Slide 385: При монтаже стальных конструкций трудовые затраты можно разделить по следующим видам работ, % обшей стоимости монтажа:
Транспортно-складские работы в пределах
монтажной зоны.......................................................10
Обслуживание монтажных механизмов.................15
Работы по собственно монтажу, включающие подготовительные операции, укрупнительную
сборку, установку в проектное положение и
выверку конструкций...............................................60
Сварочные работы....................................................12
Прочие работы............................................................3
385

## Slide 386: Стоимость изготовленной и доставленной на приобъектный склад конструкции и соответствующая ей сметная цена выражаются формулой
где Сом, Сэ, Свн, Стр— стоимость основных материалов, энергии, расходуемой на производство, внепроизводственных расходов и транспорта (включая реквизит, разгрузку, доставку- местным транспортом до приобъектного склада, заготовительно-складские и снабженческо-сбытовые расходы); аТ — заработная плата рабочих на основных технологических операциях; а— среднечасовая заработная плата рабочих, руб./ч; Т — трудоемкость, чел./ч; Kн— коэффициент накладных расходов (на заводах металлоконструкций); П — прибыль, закладываемая в оптовую цену завода металлоконструкций.
386

## Slide 387: Стоимость монтажа определяется единичной расценкой данного вида работ и системой поправочных коэффициентов по формуле
где См — стоимость монтажа по единичной расценке, которая включает прямые затраты на основную заработную плату рабочих, эксплуатацию машин и механизмов, вспомогательные материальные ресурсы, используемые при монтаже. kтр, kм, kн, kд — коэффициенты, учитывающие соответственно местоположение объекта строительства
387

## Slide 388: Стоимость установленных в проектное положение конструкций определяется прямыми затратами, накладными расходами и размерами прибыли монтажной организации по формуле
где kн, kп— коэффициент накладных расходов и прибыли;
Си- стоимость доставленной конструкции;
См- стоимость монтажа
388

## Slide 389: Приведенные затраты, руб./т, вычисляют по формуле
где С — стоимость конструкции, установленной в проектное положение, руб./т; Ен — нормативный коэффициент экономической эффективности (Ен = 0,12); Ф3, Фм — удельные стоимости, руб. на I т конструкций, основных и оборотных фондов заводов металлических конструкций и монтажных организаций, участвующих в производстве и монтаже конструкций; Э — удельные эксплуатационные расходы, руб./т, состоящие из реновационных отчислений (затрат на восстановление) и затрат на капитальные и текущие ремонты конструкции
389