ВВЕДЕНИЕ

Познание горных пород и минералов относится к величайшим достижениям человечества. Благодаря применению самых современных методов исследования и использованию научных достижений физики, атомной физики, астрофизики, химии, биологии и космических исследований удалось в значительной мере прояснить историю Земли, длящуюся почти 5 миллиардов лет, изучить минералы и горные породы в их историческом развитии как составные части единого комплекса земной коры. В своей жизни мы повседневно имеем дело с теми или иными минералами и горными породами, как правило, не задумываясь над их значением в развитии человечества. Между тем, благодаря своим физическим и химическим свойствам, минералы и горные породы представляют собой важное минеральное сырье, отсутствие которого невозможно себе представить. Естественные и технические породы образуют материальную основу всего строительного дела. Это относится к жилому, промышленному, транспортному строительству. Отличающиеся высокими декоративными свойствами, облицовочные породы являются существенным фактором архитектурных решений. Минералы и горные породы с давних времен влияют на архитектурный стиль, его целесообразность и представительность. Они служат сырьем для производства строительной керамики, огнеупоров, цемента, стекла и стеклокристаллических материалов, являются источником топлива, сырьем для химической и тяжелой индустрии, машиностроения, техники связи.

"Камни", окружающие нас, имеют неоднородное строение. Они состоят из более или менее крупных зерен  минералов. В большинстве минералов элементарные химические частицы  атомы  расположены в виде правильной решетки и плотно упакованы. Такое упорядоченное строение твердой материи называют кристаллическим. Каждому кристаллическому веществу присуще определенное строение атомной решетки и вполне определенная геометрическая форма кристаллов, которые в сочетании с химическим составом являются основными характеристиками минерала. Минералы в природе встречаются обычно в виде зернистых агрегатов, называемых горными породами, из которых и состоит вся твердая земная кора.

Кристаллическим строением характеризуются не только природные образования  горные породы, почвы, ледяные сосульки. Металлы и сплавы, бетон и керамика также состоят из кристаллических зерен. Кристаллическое строение имеют сахар и соль, сода, аспирин, большинство химических веществ, кости и зубы. На границе царства кристаллов находятся перья и волосы, хлопок, нейлон и даже растянутая резина. В кристаллах спрятан ключ к пониманию твердого состояния и тонкого "механизма" сочленения друг с другом атомов и молекул. Кристаллы сыграли фундаментальную роль в выяснении природы света и рентгеновских лучей. Поэтому основы кристаллографии, минералогии и петрографии изучают не только геологи. Развитие строительной индустрии, металлургии, радиотехники, оптической промышленности, производства химических продуктов и других отраслей промышленности требует от работников углубленных знаний в области этих дисциплин.

Человек использовал минералы и горные породы с глубокой древности. Уже в первобытном обществе значение камня было велико. Для изготовления ножей, топоров, наконечников для стрел и других предметов домашнего обихода широко применялись кремень и обсидиан. Роль камня в истории развития цивилизации значительно возросла с возникновением древних культур в Египте, Вавилоне, Греции. Именно с этого времени начинается использование горных пород в строительстве жилых домов, возведении и отделке монументальных сооружений. Для этих целей использовались магматические горные породы: гранит, диорит, лабрадорит; различные порфиры и туфы; осадочные породы  песчаник, известняк, гипс; метаморфические породы  мрамор, кварцит; минералы – золото, серебро, нефрит, лазурит и др. Знаменитая пирамида Хеопса (ХХVIII в. до н.э.) высотой 147 м построена из двухтонных блоков известняка. Древнегреческая архитектура неразрывно связана с белоснежным мрамором, месторождения которого были впервые обнаружены вблизи Эфеса. Из мрамора сложен знаменитый Акрополь. В Древнем Риме, наряду с мрамором, широко применялись в строительстве вулканические и известковые туфы. Из этих материалов римляне возводили знаменитые дворцы, триумфальные арки, термы. Римлянам принадлежит разработка одного из первых бетонов на основе вулканического пепла и извести. С помощью извести и вулканического пепла в 60-х гг. н.э. была построена дорога Аппия, гавань Пуццоли, сохранившиеся до нашего времени. Римляне были выдающимися мастерами в области дорожного строительства. Одно время в их распоряжении имелось около 80 тыс. км постоянно действующих дорог. Особое внимание они обращали на дорожные покрытия. В основу дорог римляне обычно клали песок, а поверх него  четыре слоя камня с добавками раствора, напоминающего низкосортный бетон. При строительстве дорог применялся шлак из кузнечных горнов.

В долине Тигра и Евфрата в III  II тысячелетиях до  н.э. расцветает могущественный Новый Вавилон. Здесь остро ощущалось отсутствие природного строительного камня, поэтому новым строительным материалом стали глина и асфальт. Башни древнего Вавилона возводились из обожженного кирпича, который связывался жидким асфальтом.

В начале нашей эры в странах Востока интенсивно развивается горное дело. В те далекие от нас времена в Средней Азии добывались драгоценные камни, олово, ртуть, медь, серебро, свинец, каменный уголь, минеральные краски.

Первая попытка классифицировать "камни" была сделана греческим натуралистом Аристотелем (384  322 гг. до н.э.). Он же впервые попытался объяснить строение Вселенной, смену суши и моря, образование металлов и руд. Первые сведения о драгоценных камнях были приведены Бируни (972  1048 гг.) в сочинении "Собрание сведений  о познании драгоценных минералов", а крупнейшему философу средневековья Авиценне принадлежит первая классификация минералов. Он разделил их на четыре группы: 1) камни и земли, 2) металлы, 3) горючие и сернистые ископаемые, 4) соли.

Области применения ископаемых и горных пород в настоящее время трудно перечислить. Без их использования невозможно развитие важных отраслей науки и техники. Все радиостанции мира стабилизируют свою частоту с помощью кристаллов кварца. Из кварцевого стекла производят обтекатели для ракет и радиоантенн спутников.

Без применения минералов невозможно создать авиационную, ракетную и атомную технику, сырьевую базу строительных материалов. Широкое развитие космических исследований привело к необходимости разработки для космических устройств высокотемпературных композиционных материалов, в частности новых видов керамики. Такая керамика, полученная на основе чистых оксидов и бескислородных соединений (нитриды, карбиды), находит широкое применение в авиа- и ракетостроении, автоматике и электронике, машиностроении и специальной металлургии. Керамика может служить как замедлитель, поглотитель и отражатель нейтронов. Широкое распространение получили материалы, обладающие одновременно свойствами стекла и керамики – ситаллы, керамики и бетона – керамобетоны, керамики и металла  металлокерамика.

Применение керамики в высокочастотной технике, устройствах, выдерживающих огромные статические и динамические нагрузки, предъявило высокие требования к  чистоте использованных материалов. Например, даже очень небольшая примесь посторонних элементов резко уменьшает пластичность титана, вольфрама, хрома. В полупроводниковой технике используется германий, который содержит не более 1015 атомов примесей, т.е. не более 1 части примесей на 10 тыс. т.

Превращение одних веществ и материалов (в том числе и природных) в другие, обладающие заданным комплексом полезных свойств, было и всегда будет главной задачей химической технологии, возможности которой в этом отношении практически неограниченны.

Однако интенсивное развитие промышленности, сопровождающееся все возрастающим использованием природных ресурсов чревато и серьезными последствиями для человечества. В настоящее время ежегодно в мире добывается около 100 млрд т руды и минерального топлива, более 300 млн т минеральных удобрений. Между тем несовершенство технологии их добычи приводит к потере более 50% добываемого минерального сырья, которое в виде отходов поступает на земную поверхность. Достаточно сказать, что на душу населения Земли в год приходится более      300 кг отходов. Предполагается, что через 50 лет в поверхностных отложениях земной коры повысится содержание оксида железа в 2 раза, свинца   в 10 раз, ртути и мышьяка   соответственно в 100 и 250 раз.

Нарастающее потребление энергетического сырья изменяет природный потенциал не только верхней части земной коры, но и других сфер нашей планеты – атмосферы и гидросферы. Например, для добычи и переработки 1 т топливных ресурсов расходуются десятки тонн пресной воды. Только в бывшем СССР для сжигания добываемого из недр топлива необходимо было свыше 11 млрд т воздуха, что намного больше ежегодной биологической потребности в нем населения этого региона планеты. Свыше 100 млн  автомобилей США потребляют при сжигании бензина     в 2 раза больше кислорода, чем его воссоздается в природном обмене веществ на этой территории.

Современный научно-технический прогресс имеет следующие основные особенности:

 постоянное ускорение темпов развития производства и потребления природных ресурсов. Так, например, США «поглотили» только в 1940 г. больше минеральных ресурсов, чем человечество за всю предыдущую историю;

 в результате научно-технического прогресса в промышленный оборот вовлекаются все новые виды полезных ископаемых, к которым предъявляют все более повышенные требования.

Учитывая все это, при разработке современной системы производства необходимо руководствоваться двумя главнейшими принципами:

 возможно более полное и комплексное использование первичных ресурсов. Основная масса таких ресурсов представлена именно минеральным сырьем. В этом суть активной охраны поверхности земной коры, гидросферы, атмосферы и биосферы;

 доведение вторичных ресурсов (побочных продуктов) производства и потребления до такого состояния, чтобы они могли быть использованы целиком или могли ассимилироваться в природной среде без ущерба для ее естественного состояния.

1. Кристаллография

Кристаллография (от кристаллы и ...графия), наука о кристаллах и кристаллическом состоянии вещества. Изучает симметрию, строение, образование и свойства кристаллов.

Кристалл — физическое тело, имеющее строгую трехмерную периодичность внутреннего строения. Ионы, атомы, молекулы кристалла расположены в пространстве закономерно, образуя кристаллическую решетку, в основе которой лежит элементарная ячейка — элементарный параллелепипед, построенный на трех трансляциях (a, b, c). Форма элементарной ячейки определяется отношением ее ребер (трех основных трансляций) a:b:c и величинами углов ,  и  между ними.

Геометрически правильная форма кристаллов обусловливается, прежде всего, их внутренним строением. Атомы (ионы, молекулы), выстроенные в шеренги, упакованы в строгом порядке с четким внутренним узором, повторяющимся снова и снова во всех направлениях. Плоские поверхности граней кристалла — простейшие способы завершения кладки, взаимный наклон граней определяется основными числовыми параметрами узора кладки (формой элементарной ячейки), а симметрия, проявляющаяся во внешней форме кристаллов, отражает симметрию узоров кладки.

Расположение частиц в кристаллах в виде пространственной решетки обусловливает ряд особых свойств кристаллических веществ.

Однородность означает, что свойства кристаллов одинаковы во всех точках. Однако дискретное, атомное, строение вещества требует уточнения этого положения. На самом деле в любом кристалле свойства в точке, занятой атомами одного элемента, будут отличаться от свойств в точке, занятой атомами другого элемента. На основании опыта изучения структуры различных кристаллов считают, что тело, в частности кристалл, можно считать однородным, если для любой точки, взятой внутри него, найдется точка, совершенно аналогичная по своим свойствам и отстоящая от первой на определенном расстоянии, обычно не более 50 Å.

Однородность кристалла проявляется в том, что на разных его участках свойства в параллельных направлениях одинаковы.

Анизотропность заключается в неравноценности свойств в различных направлениях.

Способность самоограняться — третье основное свойство кристаллических веществ — заключается в том, что при благоприятных условиях роста они образуют многогранники, гранями которых являются плоские сетки пространственной решетки.

Лабораторная работа №1

Геометрическая кристаллография

Цель работы. Ознакомиться с законами симметрии и основными принципами классификации кристаллических тел.

Практическое задание. На примере одной из простых кристаллографических форм или их комбинаций определить основные элементы симметрии (оси симметрии, плоскости симметрии, наличие или отсутствие центра симметрии), составить кристаллографическую формулу, определить название простой кристаллографической формы (или совокупности простых форм), закрытая или открытая форма, к какой категории и сингонии она относится.

Симметрия — закономерное повторение одинаковых фрагментов фигуры в пространстве.

Симметрия кристаллических многогранников заключается в закономерной повторяемости одинаковых граней, ребер, углов в данном кристалле.

Элементами симметрии называются вспомогательные геометрические образы (точки, прямые, плоскости), с помощью которых обнаруживается симметрия фигур.

Основные элементы симметрии:

центр инверсии или центр симметрии (C);

ось симметрии (L);

плоскость симметрии (P).

Центром инверсии (симметрии) называется точка внутри фигуры, характеризующаяся тем, что любая проведенная через нее прямая по обе стороны (от точки) на равных расстояниях встречает одинаковые точки фигуры (см. рис. 1) . Центр инверсии присутствует в тех фигурах, в которых грани попарно равны и параллельны.

Убедиться в параллельности двух граней очень просто. Положим многогранник на стол испытываемой гранью, обнаружим на верху вторую грань, параллельную плоскости стола. Такой проверке необходимо подвергнуть каждую пару граней. Если хотя бы для одной грани не найдем такую же параллельную и равную грань — центр инверсии (C) отсутствует (см. рис. 2).

Плоскостью симметрии (P) называется воображаемая плоскость, делящая фигуру на две равные части, которые относятся друг к другу как предмет и его зеркальное изображение (рис. 3, 4).

Плоскости симметрии проходят через середины граней и ребер перпендикулярно к ним или вдоль ребер, образуя равные углы с одинаковыми гранями и ребрами. Возможное количество плоскостей симметрии 1-7, 9 (см. рис. 5).

Осью симметрии называется прямая линия, при повороте вокруг которой фигура совмещается с собой целое число раз.

Порядок оси симметрии равен числу совмещений фигуры самой с собой при повороте на 360.

Оси симметрии проходят через середины ребер, граней (перпендикулярно к ним), противоположные вершины и через вершины и середины граней. В кристаллах возможны оси симметрии 2, 3, 4 и 6-го порядка. Оси симметрии 5-го и выше 6-го порядка в кристаллах не существуют. Объясняется это тем, что появление тех или иных граней в кристалле связано с особенностями внутреннего узора кладки, составленного из бесконечно повторяющихся единиц, и симметрия формы может быть только такой, которая согласуется с симметрией схемы укладки элементов узора. Можно легко экспериментально найти, что каждый слой такой упаковки (укладки) может быть заполнен без промежутков лишь квадратами, прямоугольниками, косоугольными параллелограммами и правильными шестиугольниками. Все это формы реально существующих элементарных ячеек. Ни пятиугольники, ни семиугольники, ни какие-то ни было другие фигуры с числом сторон, превышающим 6, нельзя уложить в слое без промежутков. То, что невыполнимо на плоскости, невозможно в пространстве. Именно поэтому в кристаллах не бывает осей 5-го и выше 6-го порядков.

В кристаллографических фигурах возможно наличие оси L6 только в единственном числе; L4 — в единственном числе, либо в количестве 3; L3 — в единственном числе, либо в количестве 4; L2 — в единственном числе, либо в количестве 2, 3, 4, 5, 6.

При нахождении осей симметрии необходимо иметь в виду, что оси симметрии проходят:

- через тело кристалла;

- через вершины, в которых сходятся одинаковые ребра и грани, при этом порядок оси равен числу сходящихся одинаковых ребер и может быть 3, 4 и 6-го порядка;

- через середины противоположных граней, если они параллельны и являются правильными треугольниками, квадратами, ромбами и прямоугольниками;

- через середины параллельных или накрест параллельных ребер. В этом случае порядок оси равен 2.

Кристаллографические формулы кристаллов записываются в следующем виде:

nL6nL4nL3nL2nPC,

где		          nL6	=	0 или 1,
			nL4	=	0 или 1 или 3,
			nL3	=	0 или 1 или 4,
			nL2	=	0 или 1, 2, 3, 4, 6,
			nP	=	0 или 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 9
			C	=	0 или 1.

Пример: для тригональной пирамиды L33P, тетрагональной призмы L44L25PC, куба 3L44L36L29PC.

Кристаллы могут образовывать простые формы, либо их комбинации.

Простой формой называется совокупность тождественных граней, связанных между собой элементами симметрии (куб, октаэдр, тетраэдр и т.д.).

Комбинацией называется совокупность двух или нескольких простых форм, объединенных элементами симметрии.

В кристаллографии имеется 47 типов простых форм, комбинаций же возможно бесконечное множество.

Простые формы делятся на открытые и закрытые.

Закрытыми простыми формами называются фигуры, состоящие из одинаковых граней, связанных между собой элементами симметрии и полностью закрывающих объем (куб, октаэдр, тетраэдр, дипирамида, ромбоэдр, скаленоэдр, трапецоэдр, додекаэдр, а также производные гексаэдра, октаэдра, тетраэдра).

Открытые простые формы — это фигуры, одинаковые грани которых не полностью закрывают объем (пирамида, призма, моноэдр, пинакоид, диэдр).

Геометрически мыслимо лишь определенное число всевозможных размещений точек в пространстве, или атомов в кристалле. Такие размещения можно описать 14 пространственными решетками Бравэ или 32 кристаллическими классами; 32 класса дополнительно делятся на 230 пространственных групп. Классы объединяются в 7 систем или сингоний: кубическую, тетрагональную, гексагональную, ромбическую, моноклинную, триклинную, тригональную. Сингонии — в 3 категории симметрии: высшую, среднюю и низшую.

К низшей категории симметрии относятся виды симметрии, не имеющие осей высшего порядка (выше, чем 2); к средней — виды симметрии, имеющие одну ось высшего порядка; к высшей — несколько осей высшего порядка. В низшей категории симметрии три сингонии: триклинная, моноклинная и ромбическая. В кристаллах триклинной сингонии нет ни осей ни плоскостей симметрии; у моноклинных кристаллов может быть как ось, так и плоскость симметрии; для ромбической сингонии характерно присутствие нескольких осей 2-го порядка и плоскостей.

Средняя категория имеет также три сингонии, называемые по типу главной оси: тригональная L3, тетрагональная L4, гексагональная L6.

Высшая категория включает одну сингонию — кубическую, характеризующуюся несколькими осями высшего порядка.

Простые формы удобно рассматривать в порядке увеличения числа их граней (см. рис. 7, 8).

Простейшими формами низших сингоний являются пинакоид (б), диэдр (в) (см. рис. 7).

В первом случае грани параллельны друг другу, во втором — пересекаются. Четырехгранных простых форм три: ромбическая пирамида (г), ромбическая призма (д) и ромбический тетраэдр (е). Во всех названиях имеется слово ромбический, т.к. сечением всех трех фигур является ромб. Последняя простая форма (ж) имеет 8 граней и называется ромбической дипирамидой. Из всех семи простых форм кристаллов низшей категории только две закрытые — ромбический тетраэдр и дипирамида, остальные — открытые.

Простые формы средних сингоний. Кристаллы средних сингоний характеризуются наличием одной оси высшего порядка, поэтому сечение простых форм средних сингоний будет иметь эти же оси. Типы таких сечений показаны в средней строчке (см. рис. 8). В зависимости от сечения получают 6 призм: тригональную, дитригональную, тетрагональную, дитетрагональную, гексагональную, дигексагональную. Если исходной геометрической формой будет пирамида или дипирамида, то получаем соответственно простые формы, называющиеся тригональной пирамидой и т.д. или дитригональной пирамидой и т.д. (нижняя сторона).

Простые формы кубической сингонии. Основными простыми формами кубической сингонии является куб, октаэдр, тетраэдр (см. рис. 9). Тетраэдр кубической сингонии отличается от тетрагонального и ромбического тетраэдра тем, что его грани являются равнобедренными, а ромбического — произвольными треугольниками с тремя неравными ребрами.

| Исходная простая форма | Сечения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тригон | дитригон | тетрагон | дитетрагон | гексагон |
| Призма |  |  |  |  |  |
| Пирамида |  |  |  |  |  |
| Дипирамида |  |  |  |  |  |

Рис. 8. Простые формы средней категории симметрии.

| Исходная простая форма | Форма граней |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тетраэдр |  |  |  |
| Октаэдр |  |  |  |

Рис. 9. Простые формы кубической сингонии

Лабораторная работа № 2

Зарождение и рост кристаллов

Общие представления о процессе кристаллизации

Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы

Цель работы. Изучить основные закономерности зарождения и роста кристаллов из растворов.

Практическое задание. Пользуясь практическими рекомендациями, вырастить кристалл одного из хорошо растворимых химических соединений, определить название кристаллографической формы и ее место в классификации (к какой сингонии, категории относится данная кристаллографическая форма).

Кристаллические тела могут образоваться из жидких, газообразных, и твердых аморфных тел. Газ, жидкость, твердое тело, из которых происходит кристаллизация, называются средами кристаллизации.

Переход из жидкого состояния в кристаллическое происходит двойным путем: из расплава и из раствора.

Как мы знаем, кристалл представляет собой обычно более конденсированное, чем жидкость, состояние вещества, характеризующееся дальней упорядоченностью во взаимном расположении частиц. В связи с этим, кристаллизацию вещества можно назвать процессом насыщения ближних и дальних связей между составляющими частицами.

Растворами называются такие системы, в которых одно вещество равномерно распределено в среде другого или других веществ. В общем случае этот термин может относиться к любому агрегатному состоянию системы: смесям газов, жидким растворам и твердым растворам.

Растворы бывают насыщенными, ненасыщенными и пересыщенными.

Как известно, в определенном растворе растворителя при заданных температуре и давлении твердое вещество может растворяться до известного предела. Раствор, в котором при данных условиях происходит растворение новых добавочных порций твердого вещества, называется ненасыщенным.

Раствор, в котором при данных условиях прибавление новых порций данного вещества не сопровождается их дальнейшим растворением и который вместе с тем не содержит избытка растворенного вещества, называется насыщенным. В связи с тем, что растворимость вещества, как правило, возрастает с повышением температуры и уменьшается с ее понижением, возможно получить пересыщенный раствор, содержащий по сравнению с насыщенным избыток растворенного вещества. С течением времени избыток вещества из такого раствора обычно выпадает в осадок.

С понижением температуры уменьшается энергия колебательных и поступательных движений ионов, большую роль начинают играть силы притяжения разноименно заряженных ионов. В пересыщенном растворе разноименно заряженные ионы, столкнувшись друг с другом, уже не расходятся. Поступательное движение каждого иона в отдельности прекращается, они прочно связываются силами притяжения. К двум ионам примыкает третий, четвертый и т.д. Такие цепочки можно назвать одномерными кристаллами.

Одномерные кристаллы, сближаясь друг с другом разноименными ионами, образуют двумерный кристалл. Из последних образуются фрагменты кристаллических решеток — мельчайшие кристаллики, называемые кристаллическими зародышами.

Пересыщенные растворы или переохлажденные жидкости, находясь в спокойном состоянии в герметически закрытом сосуде, могут сохраняться долгое время без выпадения из них кристаллов. С течением времени все же в большинстве случаев происходит самопроизвольная (спонтанная) кристаллизация.

Чтобы ускорить кристаллизацию пересыщенного раствора (или переохлажденной жидкости), в него вводятся уже готовые кристаллики — зародыши данного вещества, или кристаллики соединений, изоморфных данному растворенному веществу. Кристаллизация может быть вызвана также микроскопическими или субмикроскопическими пылинками, попавшими в раствор из воздуха. Появлению кристаллических зародышей способствует энергичное перемешивание раствора, его встряхивание, трение стеклянной палочки о стенки сосуда. Все это ускоряет движение частиц растворенного вещества, способствует их правильной ориентировке относительно друг друга, их сцеплению друг с другом, образованию зародышей. Кристаллизацию могут вызвать и такие факторы, как трещины, царапины на стенках сосуда, острые выступы и т.д.

Зарождению кристаллов способствуют электрические и магнитные поля, ионизирующие излучения, например -излучение.

Форма кристаллов зависит от относительной скорости нарастания различных его граней. Правильная симметричная форма роста кристаллов получается только при равномерном питании его граней пересыщенным раствором.

Примером влияния степени пересыщения раствора могут служить различные формы кристаллов кварца. В сильно пересыщенных растворах вырастают октаэдры, при уменьшении концентрации раствора появляются грани куба и ромбододекаэдра.

В лабораторной практике применяется два основных метода выращивания кристаллов из растворов: метод закрытой банки и метод испарения.

Метод закрытой банки

Это самый простой способ выращивания кристаллов. Насыщенный раствор нагревают до температуры, несколько превышающую температуру насыщения, выливают в банку с завинчивающейся крышкой и охлаждают до комнатной температуры. Если растворимость достаточно высока и охлаждение происходит медленно, на затравке обычно вырастают хорошо образованные кристаллы.

Метод испарения

Банку накрывают куском ткани (закрепленным у края сосуда резиновым кольцом), который задерживает пыль и препятствует испарению. Сначала рост происходит за счет медленного охлаждения, но после того, как температура раствора достигает комнатной, дальнейший рост кристалла осуществляется за счет испарения. Во всех методах выращивания за счет испарения проблемой является чрезмерно интенсивное образование зародышей у поверхности раствора. Иногда применяют вазелиновое масло, покрывающее внутренние стенки банки как раз над поверхностью раствора и препятствующее образованию кольца паразитных кристаллов, зарождающихся здесь и растущих в направлении верхней части банки. Такой рост обусловлен тем, что раствор поднимается за счет капиллярных сил по кристалликам и затем испаряется в верхней части кольца зародышей.

Практические рекомендации к выполнению работы

| Сегнетова соль. | Приготавливают раствор, содержащий 130 г/100 см3 H2O, нагревают до полного растворения и выращивают кристаллы методом испарения или готовят раствор, содержащий 134 г/100 см3 H2O, нагревают до полного насыщения и выращивают кристаллы в закрытой банке. |
| --- | --- |
| Алюмокалиевые квасцы. | Для метода испарения — 20 г/100 см3, для метода закрытой банки — 24 г/100 см3. |
| Хромокалиевые квасцы. | Для метода испарения — 60 г/100 см3, для метода закрытой банки — 65 г/100 см3. |
| Натриевая селитра. | Для метода испарения — 110 г/100 см3, для метода закрытой банки — 113 г/100 см3. |
| Хлорат натрия. | Для метода испарения — 113,4 г/100 см3, для метода закрытой банки — 117,4 г/100 см3. |
| Медный купорос. | Для метода испарения — 40 г/100 см3, для метода закрытой банки — 50 г/100 см3. |

Указания к выполнению лабораторной работы

- Подготовить измельченную в порошок навеску той или иной соли, взятой в качестве материала для кристаллизации. Сведения о растворимости приведены в табл. 1 и практических рекомендациях к выполнению работы.

- Приготовленную навеску высыпать в химический стеклянный или фарфоровый стакан и налить с помощью градуированной мензурки требуемое количество воды.

- Закрыв стакан стеклом, нагреть его содержимое, чтобы ускорить растворение соли в воде.

- Полученный раствор необходимо отфильтровать (через фильтровальную бумагу) для удаления твердых частиц; это вмешательство и некоторое охлаждение раствора могут вызвать появление целого ряда зародышей. Их следует растворить повторным нагреванием.

- Затем раствор слить в плоский сосуд (кристаллизатор), закрыть крышкой и дать спокойно остывать до следующего дня. В результате охлаждения и испарения получаем сперва насыщенный, а затем пересыщенный раствор. При этом в кристаллизаторе начинают выпадать кристаллики, вырастающие с течением времени.

- В конце занятия или на следующий день после приготовления раствора полезно выбрать несколько наилучших из выпавших кристалликов, а остальное снова растворить нагреванием. Затем отфильтровать раствор для удаления нежелательных примесей и поместить туда отобранные кристаллы. Для получения более или менее равномерно ограненных кристаллических многогранников необходимо подвешивать их на волоске или нити к крышке сосуда или ткани, закрывающей кристаллизатор.

Таблица 1

Растворимость некоторых солей (в граммах на 100 см3 воды)
при различных температурах

| Темпе-ратура T, C | Алюмокалиевые квасцы | Натриевая селитра NaNO3 | Сегнетова соль | Сернокислый магний (семиводный) | Медный купорос CuSO4 х5H2O | Хромокалиевые квасцы | Хлорат натрия NaClO3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3,9 | 73,0 | 42 | 76,9 | 31,6 | 24,39 | 45,1 |
| 10 | 9,52 | 80,6 | 54 | 96,5 | 36,95 |  | — |
| 20 | 15,13 | 88,5 | 90 | 119,5 | 42,31 |  | 49,7 |
| 30 | 22,01 | 96,6 | 150 | 146,3 | 48,81 |  | — |
| 40 | 30,92 | 104,9 | 234 | 179,5 | 56,90 |  | 56,5 |

Список оборудования:

- Реактивы.

- Ступка фарфоровая.

- Весы с разновесами.

- Два стакана.

- Электрическая плитка.

- Асбестовая сетка.

- Мензурка.

- Стекла для закрывания стакана и кристаллизатора.

- Воронка.

- Стеклянная палочка для размешивания.

- Фильтровальная бумага.

- Штатив для воронки.

- Кристаллизатор.

- Пинцет.

- Пластилин для крепления нити к крышке сосуда.

# 2.Основы кристаллохимии

Каждый атом или ион занимает определенное пространство в кристаллической решетке. В первом приближении их форму можно считать сферической, а кристаллическую решетку – как плотнейшую шаровую упаковку. При плотнейшей упаковке одинаковые шары занимают 74,05% объема, а остальное пространство занимают пустоты. В этих пустотах располагаются более мелкие шары (обычно катионы).

Рассматривая кристаллические структуры как плотнейшие шаровые упаковки, можно расстояние между центрами двух соседних шариков считать равными сумме радиусов этих соединений атомов. На основании рентгеноструктурных измерений расстояний между атомами (ионами) в кристаллической решетке вычислены радиусы, которые названы по предложению Гольдшмидта "эффективными" ионными радиусами. Эти радиусы характеризуют некоторую условную силовую сферу, непроницаемую для других сфер. Величина этой условной сферы определяется главным образом характером самого атома (иона), т.е. зарядом ядра, числом и характером внешних электронных оболочек, а также силовыми полями, создаваемыми соседними атомами и ионами, т.е. зависят от так называемого координационного числа. Координационным числом данного иона называется число соприкасающихся с ним ионов другого элемента, одинаково расположенных в кристаллической решетке по отношению к данному иону. Ионный радиус мал для положительно заряженных ионов (катионов), таких, как Si4+, Al3+, Fe2+, и велик для отрицательно заряженных ионов (анионов), таких, как  F1-, O2-. Величина ионных радиусов зависит от координационного числа, так как электронная оболочка деформируется соседними ионами противоположного знака. Обычно ионные радиусы даются для координационного числа 6. Изменение координационного числа приводит к изменению ионного радиуса: для координационного числа 4 ионный радиус уменьшается на 6 %, для координационного числа 8 – увеличивается на 3 %.

Попытки найти соотношение свойств кристаллических веществ с химическим составом делались начиная с XVIII в. Однако долгое время все сводилось к установлению зависимости между химическим составом и внешними формами кристаллов.

В 1801 г. Гаюи сформулировал первое важнейшее положение кристаллохимии, согласно которому химически однородному веществу отвечают вполне определенные кристаллографические формы. Отсюда, как следствие, вытекает, что изменение химического состава ведет к изменению строения кристалла.

В 1819 г. Митчерлихом были сделаны  дополнения к закону Гаюи. Эти дополнения связаны с открытием явления изоморфизма и заключаются в том, что химически различные вещества иногда дают одинаковые или весьма близкие кристаллографические формы. Объясняется это тем, что различные ионы или атомы, имеющие близкие размеры, могут замещать друг друга в структуре кристалла, не изменяя существенно формы элементарной ячейки. Митчерлих считал, что изоморфизм характерен для веществ химически родственных. Однако эта точка зрения оказалась неправильной. Обнаружены изоморфные ряды соединений, различных по химическому составу. Одной из причин изоморфизма является изоструктурность. Одинаковая внешняя форма изоморфных кристаллов является следствием их идентичного строения.

Основным условием изоморфизма считается образование кристаллических  твердых растворов (изоморфных смесей), в структурах которых происходит взаимное замещение атомов, ионов или молекул, близких по размерам и свойствам. Изоморфизм может быть двух типов: изовалентный (взаимное замещение ионов одинаковой валентности) и  гетеровалентный (взаимное замещение ионов различной валентности). Примером изовалентного изоморфизма может служить группа оливина (подкласс островные силикаты). В минералах этой группы Мg2+ может в любых пропорциях замещаться Fe2+:

Mg2[SiO4] – форстерит,

(Mg, Fe)2[SiO4] – оливин,

Fe2[SiO4] – фаялит.

Гетеровалентный изоморфизм широко проявляется среди известково-натровых полевых шпатов (плагиоклазов). Минералы этой группы образуют непрерывный ряд твердых растворов от альбита (Аb) Na[AlSi3O8] к анортиту (An) Ca[Al2Si2O8]. В зависимости от степени замещения натрия кальцием различают следующие минеральные виды:

альбит – Ab100An0 до Ab90An10;

олигоклаз – Ab90An10 до Ab70An30;

андезин – Ab70An30 до Ab50An50;

лабрадор – Ab50An50 до Ab30An70;

битовнит – Ab30An70 до Ab10An90;

анортит – Ab10An90 до Ab0An100.

Твердые растворы, иначе называемые смешанными кристаллами, являются  гомогенными физическими смесями двух или более веществ, находящихся в кристаллическом состоянии. Каждому компоненту раствора отвечает определенная химическая формула, а стехиометрическое отношение компонентов всего раствора выражается дробными числами и изменяется практически в любых пределах. Такие растворы являются аналогами жидких растворов (раствор спирта в воде). Формула оливина (Mg,Fe)2[SiO4] означает, что в кристаллической структуре этого минерала происходит взаимное замещение катионов Mg2+ и Fe2+ и оливин можно рассматривать как твердый раствор форстерита Mg2SiO4 и фаялита Fe2SiO4. Большое влияние на образование твердых растворов оказывает поляризация ионов (активная или пассивная). Ионы, близкие по размерам, но отличающиеся характером поляризации, не склонны к изоморфным замещениям. Например, Na+ (0,98 Å) и Cu+ (0,98 Å) не замещают друг друга в кристаллических структурах ввиду сильного поляризующего действия меди. При низких температурах возможность образования растворов с неограниченной смесимостью уменьшается. Например, при 650 оС NaCl и KCl образуют однородные прозрачные смешанные кристаллы, несмотря на довольно большую разницу в размерах ионов (Na+ – 0,98 Å, K+ – 1,33 Å). При низких температурах образование твердых растворов этих соединений не наблюдается.

В 1822 г. Митчерлих сформулировал еще одно важное положение кристаллохимии, касающееся явления полиморфии (полиморфизма). Полиморфизм – способность элемента или химического соединения существовать в разных кристаллических формах. Переход одной полиморфной модификации в другую происходит при определенных температуре и давлении, при этом происходят структурные изменения, химический же состав остается постоянным. Каждая полиморфная модификация является устойчивой фазой в соответствующих физико-химических условиях.

Процесс перехода одной модификации в другую бывает обратимым – энантиотропным и необратимым – монотропным. Примером обратимого полиморфного превращения является превращение ромбической серы в моноклинную при температуре выше 95,3 оС, переход тригонального α-кварца в гексагональный β-кварц  при температуре выше 575 оС.

Монотропные превращения:

Алмаз  →  графит

(кубический)             (гексагональный)

Арагонит  →  кальцит

(ромбический)              (тригональный)

Метастабильные модификации обладают повышенной способностью к превращению по сравнению с устойчивыми. Значительное влияние на температуру полиморфного превращения оказывает изменение давления, при этом повышение давления соответствует переходу в форму, имеющую меньший объем. Некоторые химические соединения имеют по несколько полиморфных модификаций, например у SiO2 их десять, у TiO2 – три, у Al2O3 – три. Различные полиморфные модификации отличаются по структуре; иногда этому сопутствует и разный тип химических связей. В таких случаях наблюдаются резкие различия физических свойств. Полиморфные переходы с незначительным перемещением ионов, атомов или молекул называются  сдвиговыми превращениями, в отличие от  реконструктивных превращений, связанных с возникновением совершенно иной структуры (графит и алмаз).

Существуют полиморфные модификации, мало различающиеся по внешнему виду и физическим свойствам. Это касается в основном полиморфизма типа "порядок – беспорядок". Калиевый полевой шпат KАlSi3O8  в природе встречается как моноклинный ортоклаз или триклинный микроклин. Обе формы имеют одинаковую плотность (2,55 г/см3) и близкие величины углов между гранями кристаллов. В этом случае наиболее надежным способом  идентификации является рентгеноструктурный анализ.

Вопросы для самопроверки

- Кристаллическое и аморфное вещество. Признаки и различия.

- Порядок - беспорядок в организации вещества.

- Закон постоянства углов. Гониометрия.

- Особые свойства кристаллов, отличающие их от аморфных тел.

- Что такое анизотропия? В чем она проявляется?

- Поясните тезис: "Кристаллы однородны, но анизотропны".

- Понятие о симметрии кристаллов. Элементы симметрии. Виды симметрии.

- Понятие о сингониях. Признаки кристаллов различных сингоний.

- Симметрия реальных кристаллов. Принцип Кюри.

- Причины кристаллизации вещества из расплава, раствора, из газа.

- Кристаллизация вещества. Теории роста. Условия роста.

- Понятие о простых формах и комбинациях простых форм в огранке кристаллов.

- Изоморфизм (виды изоморфизма, влияние на физические свойства кристаллов). Соединения переменного состава и двойные соли.

- Твердые растворы. Влияние условий кристаллизации на возникновение и устойчивость твердых растворов.

- Скалярные и векторные (тензорные) свойства кристаллов.

- Элементарная ячейка. Параллелепипед повторяемости. 14 типов решеток Бравэ.

- Полиморфизм и аллотропия.

- Изоморфизм. Твердые растворы.

3. Минералогия

Минералами называются химически и физически индивидуализированные продукты природных физико-химических реакций. В этом определении подчеркивается, что минералы не являются механическими смесями. Их химический состав и физические свойства являются постоянными и характерными признаками. С физико-химической точки зрения каждый минерал отвечает определенному состоянию и составу среды, в которой он возникает.

Большинство минералов имеют кристаллическое строение, поэтому для них характерна особенность в процессе роста приобретать форму правильных многогранников (свойство самоограняться). Форма многогранников зависит от их внутреннего строения и определяется типом кристаллической решетки. Совокупность минералов с одинаковым типом кристаллической решетки и одинаковым химическим составом образует минеральный вид. Современная минералогическая систематика насчитывает свыше 3000 минеральных видов. Основная часть минералов входит в состав горных пород, образуя зернистые агрегаты. Лишь очень небольшая часть минералов может образовать отдельные скопления.

Лабораторная работа № 3

Диагностические свойства минералов
(определение минералов по внешним признакам)

Цель работы. Ознакомиться с морфологией кристаллов и минеральных агрегатов, основными физическими свойствами.

Практическое задание. На примере конкретных образцов определить морфологию кристаллов и агрегатов минералов, их физические свойства (цвет, твердость, спайность, излом, цвет черты, плотность, блеск, магнитность).

Исходя из того, что любое тело в пространстве имеет три измерения, среди разнообразных форм кристаллов выделяют три основных морфологических типа:

- Изометрические формы, одинаково развитые во всех трех направлениях в пространстве (куб, октаэдр).

- Формы, вытянутые в одном направлении, т.е. призматические, столбчатые, игольчатые, волокнистые кристаллы.

- Формы вытянутые в двух направлениях при сохранении третьего короткого. Сюда относятся таблитчатые, пластинчатые, листоватые формы.

В виде единичных кристаллов минералы встречаются редко. В основном большинстве они находятся в виде агрегатов, отличающихся размером, формой и характером пространственного размещения слагающих их частей. Минеральные агрегаты могут быть плотными (массивными), пористыми, землистыми, вязкими, рыхлыми или сыпучими.

Зернистые агрегаты – представляют собой скопления кристаллических зерен неправильной формы. Они наиболее распространены в природе. Такие агрегаты образуются при одновременном выпадении из растворов или расплава массы кристаллов минерала. Одновременный рост каждого из этих первоначально маленьких зародышей кристалликов приводит к тому, что кристаллические зерна не могут полностью образовать свойственный им многогранник и принимают частично форму того свободного пространства, которое было в их распоряжении.

Примером зернистых агрегатов могут служить горные породы магматического происхождения — гранит, диорит.

Значительно реже встречаются такие минеральные агрегаты, как друзы, дендриты, секреции, конкреции, оолиты, натечные и землистые агрегаты.

Друзы — сростки кристаллов, хорошо ограненных и прикрепленных к одному основанию. Среди них различают гребенки, щетки (удлиненные кристаллы, параллельные друг другу), кристаллические корки (мелкие кристаллики). В виде друз часто встречаются кварц, кальцит.

Секреции — минеральные скопления, заполнившие пустоты в горных породах. Образование минеральной массы происходит на стенках пустот путем последовательного отложения концентрических слоев. В результате этого секреции обладают концентрически-зональным строением. Не полностью заполненные секреции с полостью в центре называются жеодами. Внутри жеод нередко присутствуют друзы кристаллов. Мелкие секреции (< 1 см) называются миндалинами. Секреции часто сложены халцедоном, кварцем, кальцитом.

Конкреции — круглые образования радиально-лучистого строения размером от долей мм (микроконкреции) до десятков сантиметров и даже метров. Рост конкреции осуществляется от центра к периметру. Возникают чаще всего в осадочных породах в результате перераспределения минеральных веществ, которые начинают кристаллизоваться вокруг определенных центров (затравки). Они характерны для марказита, сидерита, фосфорита.

Оолиты — небольшие (5–10 мм) округлые образования концентрически-скорлуповатого строения. По способу образования схожи с конкрециями. При отсутствии концентрически-скорлуповатого строения их называют псевдоолитами. Оолиты и их разновидности характерны для бокситов.

Дендриты — ветвистые агрегаты, похожие на отпечатки растений, образующиеся в результате быстрой кристаллизации в тонких трещинах или вязком веществе (дендриты оксида марганца).

Натечные агрегаты возникают в результате выделения минерала из раствора при испарении. К ним относятся сталактиты, сталагмиты, почковидные, червеобразные и другие формы натечного характера. Они известны в подземных пещерах. Характерны для кальцита, гидроксидов железа, малахита, арагонита и др.

Землистые агрегаты представляют собой мягкие мучнистые образования, в которых невозможно различить какие-либо кристаллические частицы.

Очень многие минералы можно совершенно точно определить по комплексу характерных физических свойств, не прибегая к более трудоемким исследованиям. Особенно это относится к таким физическим свойствам, как оттенки цвета, густота, окраска, твердость, характер спайности, цвет черты и др.

Цвет является существенным отличительным признаком только для густоокрашенных минералов, которые имеют всегда одну и ту же окраску. Например: сера (яркий желтый цвет), киноварь (красный), лазурит (небесно-голубой).

Цвет является несущественным признаком для слабоокрашенных минералов, интенсивность окраски которых в природе зависит от примеси инородных веществ или особенностей внутреннего строения. Например, кварц может быть бесцветным или окрашен в фиолетовый, розовый, черный и другие цвета. Корунд — бесцветный, синий, красный. В то же время различные минералы могут быть окрашены в одинаковый цвет. Поэтому при определении вида минерала цвет целесообразнее использовать в совокупности с другими диагностическими признаками.

Более важным диагностическим признаком является цвет черты — цвет тонкого порошка минерала. Он обычно определяется по следу, оставленному минералом на «бисквите» — неглазурованной фарфоровой пластинке с твердостью 6-7 по шкале Мооса. Цвет черты может совпадать с окраской образца в куске (магнетит в куске и в порошке черный), но может и отличаться (гематит черный в куске и красный до коричневатого в порошке). Для непрозрачных и сильноокрашенных слабопрозрачных минералов цвет черты является важным диагностическим признаком. У прозрачных и большинства просвечивающихся минералов порошок бесцветный или слабоокрашенный.

Блеск — способность минерала отражать свет. Зависит он прежде всего от показателя преломления минерала, его способности поглощать свет и от характера отражающей поверхности.

Блеск может быть металлический, полуметаллический (металловидный) и неметаллический.

Металлический напоминает блеск отполированной поверхности металла. Минералы с таким блеском обычно непрозрачны и в большинстве случаев дают черную черту. Исключение составляют самородные металлы Cu, Au, Ag, медный колчедан, блеклые руды, у которых черта цветная. Металлический блеск обычно наблюдается у самородных металлов, сульфидов и у некоторых оксидов. Например: самородное золото, серебро, медь, пирит, халькопирит и галенит.

Полуметаллический (металловидный) — блеск потускневшего металла (ильменит, магнетит, графит).

Неметаллический — включает в себя ряд следующих разновидностей:

стеклянный — напоминает блеск поверхности стекла (горный хрусталь, лед, каменная соль, флюорит); преобладающее количество минералов имеет стеклянный блеск;

алмазный — сильно искрящий блеск, напоминающий стеклянный (алмаз, афалерит, киноварь);

перламутровый — аналогичный блеску перламутра (отливает радужным цветом); наблюдается обычно у минералов с хорошей спайностью (кальцит, гипс, мусковит);

жирный — поверхность как бы смазана жиром, он особенно характерен для мягких минералов (талька, серы);

смолистый — относится к тому же типу, что и жирный, но термин «смолистый» — для темно-окрашенных. Эти типы блеска наблюдаются главным образом на изломе минералов;

шелковистый — наблюдается у агрегатов с параллельно-волокнистым строением (селенит, хризолит-асбест);

восковой — у некоторых тонкозернистых и скрытокристаллических агрегатов светлоокрашенных минералов (разновидности халцедона);

матовый — характерен для землистых агрегатов (каолинит, боксит, пиролюзит).

Блеск не зависит от окраски минералов, но сам иногда искажает ее. Например, красные кристаллы киновари кажутся сероватыми благодаря сильному алмазному блеску. Для того, чтобы определить характер блеска, полезно поместить образцы минералов рядом и сравнить их (цинковая обманка и свинцовый блеск: цинковая обманка имеет буроватый цвет и алмазный блеск, а свинцовый блеск — свинцово-серый цвет и металлический блеск). По интенсивности блеск может быть сильный, слабый, тусклый.

Прозрачность — свойство вещества пропускать свет. По степени прозрачности минералы, наблюдающиеся в крупных кристаллах, делятся на прозрачные, полупрозрачные (просвечивающиеся) и непрозрачные. Через прозрачные минералы ясно видны предметы (печатный шрифт), например, горный хрусталь, исландский шпат, топаз и гипс.

Через полупрозрачные минералы предметы распознаются неясно, например, некоторые халцедоны и опалы.

Через непрозрачные минералы свет практически совсем не проходит. Сюда относятся большинство минералов с металлическим блеском.

Спайность — способность некоторых минералов раскалываться по определенным плоскостям с образованием гладких, ровных, блестящих поверхностей.

По степени совершенства спайность бывает весьма совершенной, совершенной, средней и несовершенной.

Весьма совершенная — кристалл легко расщепляется на тонкие листочки, пластинки и чешуйки. Плоскости раскола — зеркально-гладкие. Примеры: слюды, тальк, хлорит.

Совершенная — при ударе образуются обломки, по форме напоминающие кристаллы. Гладкие поверхности получаются при большем механическом усилии. Примеры: галит, галенит, кальцит.

Средняя — при ударе образуются фрагменты кристалла, ограниченные как плоскостями спайности, так и неровными плоскостями излома по случайным направлениям. Примеры: периклаз, роговая обманка.

Несовершенная — кристалл раскалывается по случайным направлениям, при ударе получаются обломки кристалла, ограниченные главным образом неправильными поверхностями излома.

Излом — поверхность раскола, прошедшая в минерале не по плоскости спайности; особенно характерен для минералов, не обладающих спайностью. Может быть ровный, неровный, раковистый, занозистый, крючковатый, землистый, ступенчатый, зернистый.

Ровный — поверхность раскола ровная, более или менее плоская, но не зеркально гладкая, как в случае совершенной спайности (халькопирит).

Неровный — поверхность раскола неровная. Характерен для минералов с несовершенной спайностью (апатит, нефелин, кварц).

Раковистый — волнистая поверхность раскола, напоминающая внутреннюю поверхность раковины. Особенно отчетливо наблюдается у минералов без спайности или со скрытокристаллическим строением (опал, кварц).

Занозистый — наблюдается обычно на поперечных разломах агрегатов минералов игольчатого строения. Он напоминает излом древесины поперек волокна (селенит, актинолит).

Крючковатый — на поверхности раскола наблюдаются как бы острые крючки. Характерен для минералов, обладающих ковкостью (золото, медь, серебро).

Землистый — поверхность матовая (каолин).

Ступенчатый — получается, если раскол происходит частично по спайности, частично под некоторым к ней углом (полевые шпаты).

Зернистый — наблюдается у зернистых агрегатов. В изломе видны отдельные зерна (мрамор).

Плотность — для большинства минералов не является важным признаком при диагностике, но для тех, в состав которых входят такие тяжелые элементы, как Fe, Ba, Pb, плотность приобретает диагностическое значение.

При определении минералов по их внешним признакам плотность устанавливают приблизительно взвешиванием на ладони руки крупного однородного куска минерала. При этом взвешивать рекомендуется в левой –руке, как менее развитой. Минералы при этом делятся на три группы:

легкие — плотность 0,8-2,5 г/см3 (гипс, графит, сера, галит);

средние — плотность 2,5-4 г/см3 (кварц, полевые шпаты);

тяжелые — плотность более 4 г/см3 (барит, галенит, циркон).

Наиболее многочисленна вторая группа. В нее входят большинство силикатов, кварц, карбонаты и т.д.

Твердость — свойство минерала противостоять механическому внедряющему действию другого вещества. В минералогии относительную твердость определяют методом царапанья. Для этого пользуются шкалой твердости Мооса, состоящей из десяти минералов-эталонов, твердость которых определяется условно целыми числами. Минералы в шкале расположены в таком порядке, что каждый последующий оставляет царапину на всех предыдущих.

При отсутствии шкалы Мооса для определения твердости можно пользоваться некоторыми доступными предметами, твердость которых известна в цифрах шкалы твердости. Например, если на минерале остается черта от ногтя, то его твердость не выше 2-2,5.

Шкала твердости Мооса

| 1 | Тальк | 6 | Ортоклаз |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Гипс | 7 | Кварц |
| 3 | Кальцит | 8 | Топаз |
| 4 | Флюорит | 9 | Корунд |
| 5 | Апатит | 10 | Алмаз |

Для определения твердости по гладкой поверхности минерала проводят надавливая острым углом минерала-эталона из шкалы Мооса и наблюдают полученную черту. Если она видна и сохраняется после стирания пальцем, то минерал-эталон тверже испытуемого, если нет — мягче. Например, испытуемый минерал царапается апатитом (твердость меньше 5), а сам царапает флюорит (твердость более 4), следовательно, твердость испытуемого минерала равна 4,5; равные по твердости минералы должны относиться друг к другу инертно.

По твердости все минералы делятся на четыре группы.

Мягкие (твердость не больше 2–2,5) — ноготь оставляет царапину на минерале, ножом они легко крошатся (тальк, графит, гипс).

Средней твердости (твердость 3–4,5) — ноготь не царапает минерал; минерал не царапает стекло (ангидрит, халькопирит).

Твердые (твердость 5–6,5) — минерал оставляет царапину на стекле, но не оставляет царапину на горном хрустале (полевой шпат).

Очень твердые (твердость более 7) — минерал оставляет царапину на горном хрустале (топаз, корунд).

Главная масса природных минералов имеет твердость 2–6.

Для минералов характерны также хрупкость, ковкость, вязкость.

Хрупкость — свойство минерала легко распадаться при ударе на мелкие обломки, крошиться. Около места удара образуется густая сеть трещин. При царапании такие минералы пылят.

Вязкость и ковкость — свойства, противоположные хрупкости. Минерал называется вязким, если он трудно раскалывается. Около места удара трещины не возникают (нефрит, халцедон).

Ковкие минералы при ударе сплющиваются и закругляются по краям. Они хорошо режутся ножом, при царапании на их поверхности остается блестящий след, порошка не дают (самородные металлы — золото, серебро).

Гибкость и упругость — свойственны многим листоватым минералам. У гибких минералов тонкие пластинки или волокна можно изгибать, не ломая. Минерал называется упругим, если после изгибания его волокон или пластинок они сами могут выпрямляться (мусковит, хризотил-асбест).

Если же согнутая пластинка или волокно не выпрямляются сами собой, сохраняя приданную им форму, то минерал не обладает упругостью (тальк, хлорит).

Магнитность. Для определения магнитности пользуются магнитной стрелкой, вращающейся на тонком острие, намагниченным перочинным ножом или обычной магнитной подковкой.

Мелкие кусочки и крупинки магнитных минералов легко притягиваются к магниту. Магнитностью обладают минералы, содержащие железо (магнетит).

Электрические свойства проявляются у некоторых минералов при трении их о шерстяную материю или кожу, после чего они начинают притягивать мелкие кусочки бумаги (сера, янтарь).

Гигроскопичность — способность впитывать влагу. Минералы, обладающие гигроскопичностью, липнут к языку и влажным губам (каолин, карналлит).

Вопросы для самопроверки

- Что такое минерал? Как образуются минералы в природе?

- Псевдоморфозы и параморфозы.

- Скелетные формы кристаллов.

- Закономерные сростки кристаллов. Друзы, двойники.

- Что такое "шпат"? Какие свойства минералов связаны с этим термином?

- Шкала твердости Мооса. Что такое относительная и абсолютная твердость минерала?

Систематика минералов

Цель работы. Освоить основные принципы классификации минералов. На примере коллекции ознакомиться с основными классами и подклассами минералов.

Современная систематика минералов основана на их кристаллическом строении и химическом составе, поэтому носит название кристаллохимической.

Классификация выражается в следующей последовательности
(табл. 2): тип, класс, подкласс и т.д. Тип определяется видом доминирующей связи в структуре кристалла. Класс — характером химического радикала, который в свою очередь определяется типом химического соединения. Например, класс силикаты — радикал [SiO4]4-, класс карбонаты — радикал [CO3]2-, класс сульфаты — [SO4]2- и т.д. Подкласс определяется характером сочленения одноименных радикалов, определяющих распределение связей между атомами в структуре. Например, класс силикаты по типу сочленения основных структурных единиц — кремнекислородных тетраэдров — подразделяется на следующие подклассы (см. рис. 10–13): островные силикаты, цепочечные, ленточные, слоистые, каркасные, кольцевые.

Более подробно остановимся на принципах классификации наиболее важного класса — силикатов.

Таблица 2

Кристаллохимическая классификация минералов

| Тип | Класс |  | Подкласс |  | Основные представители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| Самородные элементы. Минералы с металлическими и ковалентными связями, с металлическими и атомными структурами | Самородные элементы |  | Нет |  | Алмаз, графит, сера, золото, серебро, платина |
| Сульфиды и близкие к ним соединения. Минералы с ковалентными связями и атомными структурами | Сульфиды |  | Нет |  | Антимонит, висмутин, молибденит, сфалерит, галенит, вюртцит, пирротин, киноварь, пирит, халькопирит, халькозин |
| Кислородные соединения. Минералы с промежуточными ионно-ковалентными связями и ионными структурами | Оксиды и гидроксиды |  | Нет |  | Периклаз, корунд, гематит, кварц, рутил, брукит, анатаз, касситерит, шпинель, магнетит, хромит, торианит, уранинит, перовскит, ильменит, брусит, бемит, гиббсит |
|  | Силикаты |  | Островные |  | Оливин, гранат, циркон, силлиманит, андалузит, дистен, топаз |
|  |  |  | Кольцевые |  | Беррил, кордиерит, турмалин |
|  |  |  | Цепочечные |  | Энстатит, диопсид, клиноэнстатит, протоэнстатит, волластонит |
|  |  |  | Ленточные |  | Крокидолит, антофиллит, тремолит, роговая обманка, актинолит, рихтерит |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
|  |  | Слоистые |  | Мусковит, биотит, флогопит, лепидолит, тальк, пирофиллит, серпентин, хризотил-асбест, каолинит, монтмориллонит, вермикулит |  |
|  |  | Каркасные |  | Ортоклаз, микроклин, анортит, лабрадор, нефелин, содалит, натролит |  |
|  | Бораты |  |  | Борацит, бура, гидроборацит, амарит, улексит |  |
|  | Фосфаты | Островные |  | Апатит |  |
|  | Карбонаты |  |  | Кальцит, арагонит, магнезит, доломит, сидерит, малахит, лазурит |  |
|  | Вольфраматы | Островные |  | Вольфрамит, шеелит |  |
|  | Сульфаты |  |  | Барит, целестин, гипс, ангидрит |  |
|  | Нитраты |  |  | Натриевая селитра |  |
| Галоидные соединения. Минералы с ионными связями и ионными структурами | Галоидные соединения |  |  | Галит, сильвин, карналлит, виллиомит, флюорит |  |

Во всех изученных силикатных структурах кремний окружен четырьмя атомами кислорода (см. рис. 10). Форма и размер кремнекислородного многогранника почти постоянны в различных структурах. Сила связей Si–O настолько велика, что четыре атома кислорода, окружающих кремний, располагаются всегда в вершинах почти правильного тетраэдра; расстояние между атомами кремния и кислорода составляет около 1,6 Å, а между атомами кислорода, образующими один тетраэдр, — 2,7 Å.

Многообразие типов кремнекислородных атомов в структурах силикатов — следствие различных способов сочленения кремнекислородных тетраэдров между собой, причем могут образоваться как бы полимеризованные группировки. Крайние случаи представлены, с одной стороны, изолированными группами (SiO4)4-, например, в структуре оливина (Mg,Fe)2SiO4, а с другой — непрерывными трехмерными каркасами из кремнекислородных тетраэдров, в котором каждый тетраэдр связан всеми своими вершинами с четырьмя другими соседними тетраэдрами (см. рис. 13).

В последнем случае каждый атом кислорода принадлежит одновременно двум атомам кремния и отношение кислород – кремний уменьшается до определяемого формулой SiO2. В общем можно сказать, что если отношение кислорода к кремнию в минерале больше или равно 4 : 1, то в структуре образуются изолированные группы SiO4. При величине этого отношения 2 : 1 формируется чистый кремнезем с каркасной структурой. Промежуточные величины этого отношения приводят к возникновению различных типов сочленения кремнекислородных тетраэдров. Этот принцип лежит в основе подразделения силикатов на подклассы .

Вопросы для самопроверки.

- Какие принципы лежат в основе классификации минералов?

- Что такое тип минералов? Какие выделяются типы минералов?

- Что такое класс минералов? Какие выделяются классы минералов? Привести примеры.

- Что такое подкласс минералов? Рассмотреть этот вопрос на примере классификации силикатов.

3.1. Класс оксидов

Цель работы. Ознакомиться с коллекцией минералов, изучить их основные диагностические признаки, условия образования, области применения.

Практическое задание. Определить основные диагностические свойства минерала (минералов): форму кристаллов, цвет, твердость, спайность, излом, блеск, плотность, цвет черты, магнитность. На основе полученных результатов определить вид минерала (минералов) и дать ему (им) подробную характеристику.

Простейшие соединения с кислородом в том или ином виде образуют около 40 элементов. В настоящее время известно примерно 200 минералов этого класса. В массовом отношении оксиды составляют около 17% земной коры. Из них на долю кварца приходится 12,6%.

Основная масса оксидов и гидроксидов сосредоточена в самых верхних частях земной коры, на ее границе с атмосферой, содержащей свободный кислород. Часть оксидов (кварц, корунд и др.) образуются в результате магматических и метаморфических процессов. Кора выветривания горных пород вместе с зонами окисления рудных месторождений является главной ареной химических реакций, приводящих к новообразованиям, среди которых главную роль играют минералы этого класса.

Большинство оксидов имеют прочные кристаллические решетки, ионный тип связи, высокую твердость (6–9 по шкале Мооса) и химическую стойкость, низкую растворимость, высокую температуру плавления. Плотность их зависит от состава.

Кварц — –SiO2. Наиболее устойчивая полиморфная модификация кремнезема. При 573C переходит в -кварц, при 870C — в тридимит, при 1470C в кристобалит. Сингония тригональная. Разновидности: горный хрусталь (прозрачные кристаллы), молочный кварц (белые зернистые агрегаты), аметист (фиолетовый), морион (черный), халцедон (скрытокристаллические разности).

Встречается в виде зернистых и скрытокристаллических агрегатов, секреций (агат), часто образует друзы. Облик кристаллов призматический.

Физ. св. Блеск стеклянный, у халцедона — восковой, матовый. Спайность отсутствует. Излом неровный, раковистый. Тв. 7. Тпл.(кристобалита) — 1713–1726C. Пл. 2,56. Избирательно пропускает ультрафиолетовые лучи, пьезоэлектрик, устойчив в кислотах и щелочах, растворяется только в HF, радиационно-прозрачный.

Происхождение. Образуется магматическим путем. Крупные кристаллы кварца встречаются в пегматитовых жилах, широко распространен в гидротермальных месторождениях. При экзогенных процессах кварц и халцедон образуются при дегидратации и раскристаллизации гелей кремнезема. При метаморфических процессах кварц в значительных массах образуется при обезвоживании опалсодержащих осадочных пород (опока, трепел, диатомит). Месторождения. Полярный Урал, Алдан, Волынь, Казахстан, Памир.

Области применения. Стекольная промышленность, тонкая керамика (фарфор, фаянс), огнеупоры, силикатный бетон, кирпич. В виде кварцевого песка — заполнитель для бетонов. Из кварцевого стекла изготавливается термостойкая химическая посуда, обтекатели для ракет и антенн космических аппаратов, сопла реактивных двигателей, штампы для горячего прессования, трубы для подачи расплавленного алюминия. Кварцевый песок используется в пескоструйных аппаратах для полировки металлических и каменных изделий. Широко используется в радиотехнике, точной механике, ювелирном деле.

Корунд — –Al2O3. Высокотемпературная полиморфная модификация глинозема. Образуется при температурах более 1500C. -Al2O3 – технический глинозем. Образуется при температуре 900°С.

Сингония тригональная.

Разновидности: наждак (зернистые агрегаты голубовато-серого цвета), лейкосапфир (бесцветные разности), рубин (красный), сапфир (синий). Облик кристаллов столбчатый, бочонковидный.

Физ. св. Блеск стеклянный, спайность отсутствует, излом неровный. Пл. — 3,95–4,10. Тв. – 9. Тпл — 2040–2050C. В кислотах и щелочах не растворяется. Обладает высокими диэлектрическими свойствами.

Происхождение. Основные скопления корунда образуются метаморфическим путем. Часто встречается в россыпях. Месторождения. Урал, Казахстан.

Области применения. Абразивная и огнеупорная промышленности. Спеченный корунд применяется для футеровки камер сгорания ракетных двигателей. Плавленый корунд нашел широкое применение в качестве защитного покрытия на металлических деталях ракет, снарядов, двигателей. Корундовая керамика используется для изготовления изоляционных оболочек вакуумных ламп. Глинозем в виде различных полиморфных модификаций применяется для производства быстротвердеющих водостойких и огнеупорных глиноземистых цементов.

Сапфир, рубин, лейкосапфир — драгоценные камни. Рубин широко используется в лазерной технике.

Периклаз — MgO. Природные месторождения неизвестны. Иногда содержит примеси Fe, Mn, Zn. Сингония кубическая. Встречается в зернистых массах. Облик кристаллов кубический, октаэдрический.

Физ. св. Цвет белый, желтоватый. Блеск стеклянный, спайность совершенная. Тв. — 5,5. Пл. — 3,5–3,6. Неустойчив в кислотах. Легко гидратируется с образованием Mg(OH)2. Тпл. — 2800C.

Происхождение. Контактово-пневматолитовое. В промышленном масштабе получается искусственным путем за счет обжига магнезита (MgCO3) при температурах 1400–1500C.

Области применения. Огнеупорная промышленность (периклазовые огнеупоры).

Магнетит — Fe3O4. Синоним — магнитный железняк. Разновидности: титаномагнетит, хроммагнетит. Сингония кубическая. Встречается в сплошных зернистых массах или в виде вкраплений в ультраосновных магматических горных породах. Облик кристаллов: октаэдры, ромбододекаэдры.

Физ. св. Цвет железно-черный. Черта черная. Блеск полуметаллический до металлического. Магнитен. Тв. 5,5–6. Пл. — 4,9–5,2.

Происхождение. Магматическое, контактово-метасомати-ческое, метаморфическое (железистые кварциты). Реже образуется пневматолитовым путем, встречается в пегматитах. Месторождения. КМА, Кривой Рог, Урал, Кольский полуостров.

Области применения. Основное сырье для выплавки стали, чугуна, используется в производстве ферромагнитной керамики, как корректирующая добавка в производстве портландцементного клинкера.

Гематит — Fe2O3. Название происходит от греческого слова гематикос «кровавый». В природе известны две полиморфные модификации: -тригональная и -кубическая. Синонимы: железный блеск, железная слюдка, красный железняк. В виде изоморфных примесей могут присутствовать Ti и Mg. Встречается в виде сплошных зернистых масс. Облик кристаллов пластинчатый.

Физ. св. Цвет железно-черный с красноватым оттенком. Цвет черты буровато-красный. Блеск полуметаллический. Тв. 5,5–6. Пл. 5,0–5,3. Очень медленно растворяется в HCl. Спайность отсутствует.

Происхождение. Гематит образуется в окислительных условиях и встречается в месторождениях самых различных типов. Он может присутствовать в магматических горных породах, встречается в контактово-пневматолитических образованиях, может образоваться при гидротермальных процессах, обнаружен как продукт вулканических эксгаляций. В коре выветривания образуется как продукт дегидратации гидроксидов железа. Месторождения. КМА, Кривой Рог.

Области применения. Руда для выплавки стали и чугуна. Как корректирующая добавка при производстве портландцементного клинкера.

Ильменит — FeTiO3. Синоним — титанистый железняк. Название происходит от Ильменских гор (Южный Урал), где он был впервые обнаружен. Может содержать до 30% примеси гематита в виде твердого раствора. Встречается в виде вкрапленных зерен, реже в сплошных зернистых массах. Сингония тригональнаяФиз. св. Цвет железно-черный, стально-серый. Блеск полуметаллический, непрозрачен. Тв. — 5–6.От похожего на него гематита отличается слабой магнитностью, от магнетита — наличием спайности.

Происхождение. Встречается в виде вкрапленности в основных (габбро, диабазах) и щелочных изверженных горных породах. В значительных количествах встречается в пегматитах. Месторождения известны на Урале (Ильменские горы), в Хибинах.

Практическое значение. Ильменит является рудой на титан. Служит источником получения различных соединений титана, в частности, ферротитана, идущего на изготовление легированных сталей и чугунов. TiO2 используется для получения белой краски (титановые белила). Ильменит вводится в состав стекол, т.к. двуоксид титана повышает их устойчивость к плавиковой кислоте.

Хромит — FeCr2O4. Содержание Cr2O3 колеблется в широких пределах 18…62 мас. %. Встречается в сплошных зернистых массах. Сингония кубическая. Облик кристаллов октаэдрический.

Физ. св. Цвет черный, цвет черты бурый. Блеск полуметаллический. Спайность отсутствует. Тв. 5,5–7,5. Пл. — 4,0–4,8. Тпл. — 1450–1850C.

Происхождение. Встречается в ультраосновных магматических горных породах в виде вкрапленности и сплошных зернистых массах. Месторождения известны на Урале, в Казахстане.

Области применения. Руда для выплавки феррохрома, огнеупорная промышленность.

3.2.Класс силикатов

Силикаты являются важнейшими породообразующими минералами и составляют до 80% массы земной коры. Среди силикатов насчитывается до 800 минеральных видов, многие из них являются важнейшим сырьем для производства различных видов строительных материалов: керамики, стекла, ситаллов, вяжущих.

Основная структурная единица силикатов — кремнекислородный тетраэдр. В основу классификации силикатов положен способ соединения кремнекислородных тетраэдров. В зависимости от способа сочленения кремнекислородных тетраэдров, силикаты подразделяются на следующие подклассы: островные, цепочечные, ленточные, кольцевые, слоистые, каркасные.

Для силикатов, так же как и для оксидов, характерны прочные кристаллические решетки с ионным и ковалентным типом связи, сравнительно небольшая плотность, значительная твердость (6–8) и относительно высокая температура плавления.

3.2.1.Подкласс островные силикаты

С химической точки зрения эти силикаты рассматриваются как ортосиликаты, т.е. соли гипотетической кислоты H4SiO4. Среди катионов в силикатах этого подкласса главную роль играют: Mg2+, Fe2+, Cu2+, Mn2+.

Физические свойства островных силикатов довольно характерны и обусловлены особенностями компактных кристаллических решеток. Формы кристаллов, как правило, изометрические. Минералы обладают высокой твердостью, повышенной плотностью, вследствие плотной упаковки ионов.

Группа оливина

К этой группе относятся силикаты типа A2SiO4, где A=Mg, Fe, Mn, Ca, Pb, Zn.

Оливин — (Mg,Fe)2SiO4. Сингония ромбическая. Разновидность — хризолит (прозрачные разности). Облик кристаллов короткостолбчатый, обычно встречается в зернистых массах.

Физ. св. Цвет желтый с зеленоватым оттенком (оливковый). Блеск стеклянный, излом раковистый. Тв. — 6,5–7. Пл. — 3,22–4,39 (возрастает с увеличением содержания Fe). В HCl практически не растворяется. Порошок разлагается в H2SO4 с образованием гелеобразного SiO2.

Происхождение. Характерный минерал ультраосновных магматических горных пород. Месторождения. Урал.

Практическое значение. Сырье для производства магнезиальных огнеупоров. Хризолит используется в ювелирной промышленности.

Форстерит — Mg2SiO4. Сингония ромбическая. Является магнезиальным членом изоморфного ряда Mg2SiO4–Fe2SiO4. Облик кристаллов изометрический, реже короткопризматический. Часто встречается в виде зернистых агрегатов.

Физ. св. Цвет желтовато-коричневый, серый, зеленоватый, часто бесцветный. Тв. — 6,5–7. Пл. — 3,2. Тпл. — 1890С. Отличается значительной величиной и большой анизотропией КТР по различным осям, что обусловливает низкую термостойкость форстеритовой керамики.

Происхождение. Контактово-метаморфическое. Встречается также в ультраосновных магматических горных породах. Месторождения. Южный Урал, Забайкалье.

Практическое значение. Форстерит является составной частью форстеритовых, хромофорстеритовых огнеупоров и форстеритовой электрокерамики.

Группа силлиманита

В этой группе объединены три отличающиеся по своим структурным особенностям полиморфные модификации одного и того же по составу вещества с одинаковой эмпирической формулой Al2O3SiO2 или Al2SiO5: силлиманит, дистен (или кианит) и андалузит, а также близкий по структуре к силлиманиту муллит.

Силлиманит — Al[AlSiO5]. Сингония ромбическая. Облик кристаллов игольчатый, часто встречается в виде плотных лучистых или волокнистых агрегатов.

Физ. св. Цвет серый, светло-бурый, бледно-зеленый. Блеск стеклянный, спайность совершенная. Тв. — 7. Пл. — 3,23–3,25. Нагревание при 1450С в течение 5 ч приводит к его разложению с образованием муллита и кремнеземистого стекла. В кислотах не растворяется.

Дистен — Al2[SiO4]O. По гречески ди — «двояко», стенос — «сопротивляющийся»; имеется в виду существенное различие в твердости в двух направлениях. Синоним: кианит; кианос — по-гречески «темно-синий». Сингония триклинная. Облик кристаллов: удлиненные столбчатые или игольчатые.

Физ. св. Цвет голубой, синий. Блеск стеклянный, спайность совершенная. Тв. — 4,5–7. Пл. — 3,56–3,68. Излом неровный, занозистый. В кислотах не растворяется. Разлагается при 1300С с образованием муллита и кремнеземистого стекла с существенным увеличением объема.

Андалузит — Al2[SiO4]O. Сингония ромбическая. Облик кристаллов крупнопризматический, столбчатый.

Физ. св. Цвет серый, желтый, бурый, розовый, зеленый, реже бесцветный. Блеск стеклянный, спайность совершенная. Тв. — 7–7,5.
Пл. — 3,1–3,2. Излом неровный, занозистый. Разлагается с образованием муллита и кристобалитового стекла при 1380С. В кислотах устойчив.

Происхождение и месторождения. Образуются минералы группы силлиманита метаморфическим путем за счет изменения высокоглиноземистых горных пород и минералов под действием высоких температур и давлений. На территории России крупных месторождений силлиманита нет. Ряд крупных месторождений дистенсодержащих пород сосредоточен в северо-западной части страны, на Южном Урале, в Якутии. Андалузитсодержащие вторичные кварциты распространены на территории Казахстана.

Практическое значение. Породы, содержащие минералы группы силлиманита, являются важным высокоглиноземистым сырьем. Они используются в производстве высококачественных фарфороподобных огнеупоров, кислотоупорных изделий, при производстве специальных изоляторов, запальных свечей, тиглей для литья стали. Электротермическим путем из минералов этой группы получают кремнеалюминиевый сплав — силумин.

Муллит — 3Al2O32SiO2 — 2Al2O3SiO2. Сингония ромбическая. Облик кристаллов призматический, игольчатый.

Физ. св. Цвет белый. Блеск стеклянный, спайность совершенная. Тв. — 6–7. Пл. — 3,15. Тпл. ~1890С. Устойчив в большинстве кислот, углероде (до 1200С), кислых и основных шлаках, обладает высокими диэлектрическими свойствами.

Происхождение. В природе известны единичные находки в контактно-метаморфированных глинисто-песчанных отложениях. Искусственно получен за счет термического разложения различных алюмосиликатов (каолинита, силлиманита, дистена, андалузита и др.), в результате твердофазных реакций из смеси оксидов алюминия и кремнезема в присутствии минерализаторов, расплавным методом.

Практическое значение. Входит в состав многих видов алюмосиликатных огнеупоров, кислотоупоров, фарфора, фаянса.

Группа циркона

Циркон — ZrSiO4. Сингония тетрагональная. Может содержать гафний (до 31%), торий, редкоземельные элементы. Разновидности. Гиацинт (прозрачные разности), гафнистый циркон, малакон и циртолит (с повышенным содержанием урана). Облик кристаллов изометрический (правильные октаэдры), короткостолбчатый, в неправильных зернах встречается редко.

Физ. св. Бесцветный или окрашен в желтый, оранжевый, красноватый, темно-бурый цвета. Блеск алмазный, спайность отсутствует. Излом неровный, раковистый. Тв. — 7–8. Пл. — 4,68–4–70. В кислотах не растворяется. При 1800С происходит диссоциация с образованием ZrO2 и SiO2 в виде аморфного кремнезема. Температура плавления оксида циркония 2715С.

Происхождение. Образуется магматическим путем, часто встречается в пегматитовых жилах, россыпных месторождениях.

Практическое значение. Применяется при производстве кислото- и огнеупорной керамики (бакор). В качестве добавки вводится в состав кварцевых стекол для повышения огнеупорности и кислотостойкости. Является составной частью эмалей и глазурей. Из него получают металлический цирконий, гафний и радиоактивные элементы.

3.2.2.Подкласс цепочечные силикаты

Физические свойства описываемых здесь минералов находятся в полном соответствии с их кристаллической структурой, отличающейся от структуры островных силикатов тем, что здесь принимают участие вытянутые в одном направлении анионные комплексы из непрерывно связанных друг с другом кремнекислородных тетраэдров состава [Si2O6]4-.

Главнейшие особенности минералов этого подкласса сводятся к следующему:

- Кристаллические индивиды обычно вытянуты в одном направлении, образуя кристаллы преимущественно призматического и игольчатого габитуса.

- По сравнению с островными силикатами, здесь резче проявлена спайность.

Группа пироксеновОбщая формула пироксенов XY[Z2O6], где X — Mg, Fe2+, Ca, Mn2+;
Y — Mg, Fe2+, Mn2+, Al, Fe3+, Ti4+; Z — Si, Al. Большинство минералов этой группы связаны друг с другом постепенными переходами, благодаря широкому кругу изоморфных замещений. Различают ромбические и моноклинные пироксены.

Энстатит — Mg2[Si2O6]. Крайний член изоморфного ряда Mg2[Si2O6] — Fe2[Si2O6] (ферросилит). Сингония ромбическая. Встречается в виде зернистых масс и радиально-лучистых агрегатов. Облик кристаллов призматический, реже таблитчатый.

Физ. св. Цвет сероватый, желтоватый, бутылочно-зеленый, коричневый. Блеск стеклянный, слабо перламутровый на плоскостях спайности. Спайность совершенная в одном направлении. Излом неровный. Хрупкий. Тв. 5,5. Пл. 3,18–3,30 зависит от содержания Fe2+. Не разлагается в HCl. Характерен полиморфизм. При 1130С переходит в клиноэнстатит, при 1368С — в протоэнстатит. Плавится инконгруэнтно с кристаллизацией форстерита при 1557С.

Происхождение, месторождения. Породообразующий минерал ультраосновных и основных магматических горных пород. Зоны распространения: Урал, Западные Саяны, Тува, Кольский полуостров.

Практическое значение. Используется для получения электротехнической керамики. Прозрачные кристаллы зеленого цвета — драгоценные камни.

Диопсид — CaMg[Si2O6]. Является крайним членом изоморфного ряда CaMg[Si2O6] — CaFe[Si2O6] (диопсид — геденбергит). Сингония моноклинная. Облик кристаллов короткостолбчатый. Встречается в сплошных зернистых массах.

Физ. св. Цвет белый, чаще окрашен примесями в зеленый или серый цвет. Блеск стеклянный. Спайность средняя. Тв. 5,5–6. Пл. 3,27–3,38. Тпл. 1390С. В кислотах не растворяется, хороший диэлектрик, не смачивается алюминиевым расплавом.

Происхождение. Образуется магматическим и контактово-метаморфическим путем. Крупные месторождения известны в Сибири (Алдан) и Забайкалье.

Практическое значение. Керамические материалы на основе диопсида используются для футеровки и теплоизоляции электролизеров для выплавки алюминия, как кислотоупорный материал, в электротехнической промышленности.

Авгит — Ca(Mg,Fe,Al)[(SiAl)2O6]. Сингония моноклинная. Разновидность: титаноавгит — разность, обогащенная TiO2 (до 4–5%). Облик кристаллов короткостолбчатый, таблитчатый. Обычно встречается в сплошных зернистых массах.

Физ. св. Цвет черный, зеленовато-черный. Блеск стеклянный. Спайность средняя. Тв. 5–6. Пл. 3,2–3,6. В кислотах не растворяется.

Происхождение. Важный породообразующий минерал магматических горных пород, может образоваться контактово-метасоматическим путем.

Группа пироксеноидов

Волластонит — CaSiO3. Соединение CaSiO3 известно в природе в виде двух полиморфных модификаций:  (высокотемпературная) и  (низкотемпературная). Облик кристаллов игольчатый, удлиненно-таблитчатый. Встречается в виде радиально-лучистых или спутанно-волокнистых агрегатов.

Физ. св. Цвет белый, серовато-белый, иногда с красноватым оттенком. Блеск стеклянный, спайность совершенная, излом неровный. Хрупок. Тв. 4,5–5. Пл. 2,8–3,12. Температура полиморфного перехода 1125С. Тпл. — 1540С. Характеризуется низким коэффициентом линейного расширения. В HCl растворяется с выделением студенистого кремнезема.

Происхождение. Месторождения волластонита по генетическим признакам подразделяются на два типа: 1) контактово-метасоматические (скарновые) и 2) метаморфические (среди кристаллических сланцев и массивов ультраосновных горных пород). Известны Басагинское (близ Караганды), Койташское (Самаркандская область), Тетюхинское (Приморский край) месторождения.

Практическое значение. Основная область его применения — изготовление высококачественной керамической плитки, стенных и потолочных панелей, минеральной шерсти (теплоизоляция). Используется в производстве фарфоро-фаянсовых санитарных изделий, электроизоляционного фарфора. Входит в состав глазурей. В качестве наполнителя применяется в производстве красок, резины, бумаги, в металлургии — в качестве добавки для регулирования вязкости шлака.

3.2.3. Подкласс ленточные силикаты

Характерной особенностью структуры ленточных силикатов является то, что в их кристаллических решетках принимают участие двойные цепочки кремнекислородных тетраэдров состава [Si4O11]6-. Остающийся ион кислорода входит в состав самостоятельного одновалентного аниона (OH)1-. Таким образом, общий отрицательный заряд анионного комплекса равен 7.

Группа амфиболов

Несмотря на разнообразие химического состава минералов (в этой группе насчитывается более двух десятков минералов), многие физические и химические свойства сходны между собой. В частности, для них характерен длиннопризматический, игольчатый и волокнистый габитус кристаллов. Последние разности носят название амфиболовых асбестов.

Роговая обманка — Ca2Na(Mg,Fe)4(Al,Fe)
[(Si:Al)4O11]2(OH)2. Химический состав непостоянен, соотношения Mg:Fe, Al:Fe меняются в широких пределах. Сингония моноклинная. Облик кристаллов длиннопризматический, игольчатый, агрегаты представлены зернистыми массами.

Физ. св. Цвет черный с зеленоватым оттенком. Черта белая с зеленоватым оттенком. Блеск стеклянный. Спайность средняя. Тв. 5,5–6,0.  Пл. 3,1–3,3. В кислотах не растворяется.

Происхождение. Важный породообразующий минерал. Является типичным минералом многих магматических горных пород. В виде очень крупных кристаллов иногда встречается в пегматитовых жилах. Широким распространением пользуется также в метаморфических горных породах (амфиболиты).

3.2.4. Подкласс слоистые силикаты

В этот подкласс объединены силикаты с непрерывными слоями тетраэдров [SiO4]4- в кристаллических структурах. Характерной химической особенностью слоистых силикатов является то, что в их составе, так же как в группе амфиболов, всегда принимает участие гидроксил OH, нередко вместе с F.

Физические свойства слоистых силикатов находятся в теснейшей зависимости от особенностей кристаллической структуры, они легко отличаются от других минералов по пластинчатой форме кристаллов. К рассматриваемому подклассу относятся следующие основные группы минералов:

| Группа талька |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тальк | — | Mg3[Si4O10](OH)2 |
|  | Пирофиллит | — | Al2[Si4O10](OH)2 |
| Группа серпентина |  |  |  |
|  | Серпентин | — | Mg6[Si4O10](OH)8 |
|  | Хризотил-асбест | — | Mg6[Si4O10](OH)8 |
| Группа глинистых минералов |  |  |  |
| Подгруппа каолинита |  |  |  |
|  | Каолинит | — | Al4[Si4O10](OH)8 |
|  | Галлуазит | — | Al4[Si4O10](OH)84H2O |
| Подгруппа монтморилонита |  |  |  |
|  | Бейделлит | — | Al2[Si4O10](OH)2nH2O |
|  | Сапонит | — | Mg3[Si4O10](OH)2nH2O |
|  | Нонтронит | — | Fe23+[Si4O10](OH)2nH2O |

Группа талька

Тальк — Mg3[Si4O10](OH)2. Часть MgO (до 2–5%) может быть замещена на FeO. Стеатитом или жировиком называются сплошные плотные скопления талька серо-зеленого цвета. Сингония моноклинная. Облик кристаллов пластинчатый, чешуйчатый.

Физ. св. Цвет бледно-зеленый, реже розовый. Спайность весьма совершенная. Пл. 2,78. Тв. 1. Блеск стеклянный, с перламутровым отливом. У стеатита — жирный. Плохо проводит тепло и электричество. В процессе нагревания основную часть воды теряет при температуре 875–960С. Температура плавления обезвоженного вещества ~1200С. У жировика — 1300–1400С. В кислотах не растворим даже при нагревании.

Происхождение и месторождения. В природе тальк образуется метасоматическим путем при замещении доломитов и ультраосновных горных пород при воздействии на них растворов богатых кремнекислотой. У нас в стране крупнейшие запасы талька сосредоточены на Урале и в Саянах.

Практическое значение. Тальк относится к огнеупорным материалам. Особенно отличается огнеупорными свойствами тальковый камень, богатый примесью магнезита. Из него изготавливают кирпичи и плиты для футеровки металлургических печей. Керамика на основе талька применяется также в кислотоупорной и электротехнической промышленности. Тонкомолотый тальк широко используется в бумажной и резинотехнической промышленности в качестве наполнителя для увеличения объема материала без существенного изменения его полезных свойств. Безжелезистые сорта применяются в парфюмерии. В красочной промышленности тальк применяется для изготовления огнезащитных красок и мягких карандашей для стекла, металла. В текстильной промышленности используются адсорбционные свойства талька для отбеливания хлопка, вывода жирных пятен и т.д.

Группа серпентина

Серпентин — Mg6[Si4O10](OH)8 по латыне «змеевидный» , т.к. серпентиновые породы иногда имеют некоторое сходство по пятнистому рисунку со змеиной кожей. Плотные разновидности серпентина называются офитом, а волокнистые — хризотиловым асбестом. Для промышленности строительных материалов наибольшее значение имеет именно волокнистая разновидность серпентина. Хризос по гречески «золото», тилос — «волокно». Минерал часто действительно имеет золотистый оттенок. Сингония моноклинная. В структурном отношении волокна хризолита представляют собой тончайшие полые цилиндры, «свернутые» из листов кремнекислородных тетраэдров. Внешний диаметр таких цилиндров 200–300 Å, внутренний — 80–100 Å. В природе встречается в виде параллельно-шестоватых волокнистых агрегатов, в которых длина волокон достигает до 70 мм.

Физ. св. Цвет зеленовато-желтый с золотистым отливом, иногда белый. В распушенном виде снежно-белый. Блеск шелковистый. Хризотиловый асбест легко расщепляется на тончайшие волоконца до 0,0001 мм в диаметре, которые отличаются высокой эластичностью и прочностью. Прочность на разрыв волокон хризотила составляет 200–300 кг/мм2. Хризотил плохой проводник тепла, электричества и звука. Это огнестойкий материал, выдерживающий температуру до 600С. Выше этой температуры разлагается на форстерит и аморфный кремнезем. Обладает устойчивостью в щелочах, но неустойчив в кислотах. Характеризуется высокими адсорбирующими свойствами.

Происхождение. Образуется в результате гидротермального изменения богатых магнием ультраосновных горных пород. Основные запасы хризотилового асбеста сосредоточены в России и Канаде. Суммарные запасы хризотила в России составляют 162,1 млн. т. В то время как в остальных странах — 114,5 млн. т. (из них в Канаде — 95). В России крупнейшие месторождения этого минерала известны на Урале и в Саянах.

Практическое значение. Своими необычайными свойствами асбест обратил внимание человека еще в глубокой древности. За 1300 лет до н.э. в письменах иудейских левитов упоминается о нежных каменных тканях, не уничтожаемых огнем. Асбест является одним из важнейших видов неметаллического сырья и по своему значению уступает лишь нефти и углю. До последнего времени асбест использовался для производства свыше 3000 видов изделий. Он применяется в производстве асбоцементных изделий (в том числе шифера), несгораемых тканей, бумаги, картона, автомобильных дисков сцеплений и тормозных колодок, электроизоляционных, огнестойких, теплоизоляционных изделий. Он находит применение в производстве конструкционных материалов для космической, ракетной и атомной техники, в производстве фильтров для очистки биологических материалов, таких как плазма крови. В качестве вспомогательного фильтрующего материала применяется при очистке масел, различных соков и сиропов. В настоящее время его использование ограничивается, а в странах Европейского Сообщества полностью запрещено в связи с высокой степенью канцерогенности.

Группа глинистых минералов

Каолинит — Al4[Si4O10](OH)8 или Al2O32SiO22H2O. Является главной составной частью огнеупорных глин. Сингония моноклинная. Структура каолинита представляет собой двухслойный пакет, в котором общий отрицательный заряд комплексного аниона и гидроксильных анионов компенсируется положительными зарядами Al. Встречается в виде рыхлых скрыточешуйчатых массах. Чешуйки представляют собой правильные шестиугольные пластинки размером от 0,3 до 4 мкм при толщине 0,05–2 мкм.

Физ. св. Цвет чистого каолинита белый. Может быть окрашен гидроксидами железа в бурые и желтоватые оттенки. Спайность совершенная. Пл. 2,63. Тв. 2–2,5. Каолинит легко размокает в воде, приобретая пластичность, и диспергируется с образованием суспензии. Емкость обменных оснований 3–15 мг-экв на 100 г. При нагревании полностью теряет воду при 570С, переходя в метакаолинит (интенсивный эндотермический эффект на кривой нагревания). При 980 и 1200С наблюдаются экзотермические эффекты. В первом случае образуется –Al2O3 (по другим данным шпинель или силлиманит), во втором — муллит и кристобалит. Полностью реакция образования муллита и кристобалита заканчивается при 1500–1600С. В HCl и HNO3 не растворяется. В H2SO4 разлагается сравнительно легко, особенно при нагревании.

Практическое значение. Один из основных потребителей каолинита — керамическая промышленность, где он применяется при производстве фарфора и фаянса, различных видов огнеупоров. Каолинитовые глины являются основной составной частью сырьевой смеси для производства портландцементного клинкера. Как водозадерживающий материал каолинит применяется в строительном деле в качестве защитного слоя под полами подвальных помещений, для набивки вокруг фундаментов, при возведении плотин, в производстве саманных кирпичей. Как наполнитель каолинит применяется при изготовлении клеенок, линолеума, бумаги, в резинотехнической промышленности.

Происхождение. Основные массы каолинита образуются в поверхностных условиях при выветривании различных горных пород, содержащих алюминий и кремний. Реже образуется гидротермальным путем. Большое количество месторождений каолинита известно на Украине (Глуховецкое, Турбовское, Просяновское, Часов-Ярское и др.), на Урале и Подмосковном угольном бассейне.

Монтмориллонит—(CaNa)(Mg,Fe,Al)2[Si4O10](OH)2nH2O. Обычно термин «монтмориллонит» употребляется как собирательное название целой группы минералов, характеризующихся разбухающей структурой. Синоним названия минералов этой группы — «смектиты». В результате изоморфных замещений образуются следующие разности: нонтронит Fe2[Si4O10](OH)2nH2O, сапонит Mg3[Si4O10](OH)2nH2O, бейделлит Al2[Si4O10](OH)2nH2O. Сингония моноклинная. Кристаллическая решетка минералов подгруппы монтмориллонита состоит из трехслойных пакетов, содержащих два кремнекислородных тетраэдрических слоя, разделенных октаэдрическими слоями. Связь между пакетами очень слабая, вследствие чего молекулы воды, а также обменные катионы могут входить в межпакетное пространство, вызывая расширение кристаллической решетки по оси «c». Встречаются в виде скрытокристаллических, тонкодисперсных землистых агрегатов.

Физ. св. Важной в практическом отношении особенностью минералов группы монтмориллонита является их свойство набухать в присутствии воды, а при нагревании постепенно отдавать адсорбированную воду. Высокая поглотительная способность монтмориллонитовых глин и способность извлекать из жидкостей различные загрязняющие вещества-примеси широко используется в различных отраслях промышленности. Подобные глины часто носят специальное название: «бентонитовые глины», «фуллерова земля», «гумбрин», «килл» и т.д. Другим важным свойством минералов этой группы является ярко выраженная способность к катионному обмену. Глины, состоящие из монтмориллонита, содержат до 60–100 мг-экв обменных катионов главным образом Ca2+, K1+, Na1+. Минералы этой группы очень мягкие, жирные на ощупь. Пл. 1,7–2,9. Содержание воды в минералах изменяется в зависимости от давления водяных паров в окружающей среде. При нагревании до 200С выделяется вся молекулярная вода. При 400–700С происходит потеря структурной воды (гидроксидов). При 800–900С минералы разрушаются и происходит образование высокотемпературных фаз (в зависимости от состава): кварца, кристобалита, кордиерита, муллита, энстатита, шпинели, анортита.

Происхождение. Минералы группы монтмориллонита образуются при экзогенных процессах в результате химиче

ского выветривания вулканических туфов, пепла, основных изверженных горных пород. Образуются также гидротермальным путем. Месторождения известны в Западной Грузии (с. Гумбри), в окрестностях Нальчика, в Самарской области, в Крыму и других районах.

Практическое значение. Одним из главных потребителей монтмориллонитовых глин является нефтяная промышленность, где они используются для очистки продуктов перегонки нефти. Монтмориллонит может применяться как составная часть сырья при производстве глазури. Он помогает в этом случае удерживать в водной суспензии другие материалы и влиять на их химический состав. Маложелезистые монтмориллонитовые глины являются одним из компонентов сырья для получения эмалей. В смеси с каолинитовыми глинами монтмориллонитовые глины применяются при изготовлении формовочных смесей, в литейном производстве. В некоторых случаях алюминиевые разности монтмориллонита могут быть использованы при получении портландцементов. Однако применение его носит ограниченный характер, так как он обладает высокой поглотительной способностью по отношению к воде. В резинотехнической промышленности вместе с каолинитом применяется как активный наполнитель, в текстильной промышленности — для удаления жира и масел, в мыловаренной и косметической промышленности — как наполнитель при производстве дешевых сортов мыла, изготовления пудры, грима и т.д. В качестве наполнителя при изготовлении бумаги.

3.2.5. Подкласс каркасные силикаты

Этот подкласс включает несколько групп минералов, среди которых наибольшее значение имеют:

| группа полевых шпатов |  |  |
| --- | --- | --- |
| ортоклаз | — | K[AlSi3O8] |
| микроклин | — | K[AlSi3O8] |
| альбит | — | Na[AlSi3O8] |
| анортит | — | Ca[Al2Si2O8] |
| группа фельшпатоидов |  |  |
| нефелин | — | Na[AlSiO4] |

Группа полевых шпатов

Структура минералов этого подкласса имеет вид трехмерного каркаса из кремнекислородных тетраэдров, в которых часть ионов кремния замещена ионами алюминия.

Группа полевых шпатов подразделяется на подгруппу калинатровых и известково-натровых полевых шпатов (плагиоклазов).

Представителем калинатровых полевых шпатов является

ортоклаз — K[AlSi3O8]. Разновидность — адуляр (бесцветные прозрачные кристаллы), санидин — стекловидная разновидность. Полиморфная модификация ортоклаза — микроклин. Среди разновидностей микроклина широкой известностью пользуются амазонит — минерал бирюзового цвета. Сингония моноклинная.

Физ. св. Цвет розовый, буровато-желтый, кирпично-красный. Блеск стеклянный, спайность совершенная. Тв. 6. Пл. 2,55–2,58. Плавится инконгруэнтно при температуре 1170С, образуя лейцит и расплав. Температура плавления лейцита 1686С.

Происхождение. Является одним из основных породообразующих минералов в кислых и средних магматических горных породах. Встречается в пегматитовых жилах. Месторождения ортоклаза и микроклина известны на Урале, в Карелии.

Практическое значение. Основные потребители калинатровых полевых шпатов — керамическая и стекольная промышленности. Полевые шпаты вводят в керамические массы для образования стекловидной массы, которая растворяет в себе другие составные части, придает пиропластичность и твердость материалу при обжиге и способствует кристаллизации из расплава новых кристаллических фаз. Амазонит применяется как поделочный камень.

Минералы подгруппы известково-натровых полевых шпатов (плагиоклазов) образуют непрерывный ряд твердых растворов от альбита (Ab) — Na[AlSi3O8] к анортиту (An) — Ca[Al2Si2O8]. В зависимости от степени замещения натрия кальцием различают следующие разновидности:

альбит	              —	Ab100An0	до	Ab90An10

олигоклаз	—	Ab90An10	до	Ab70An30

андезин  	—	Ab70An30	до	Ab50An50

лабрадор	—	Ab50An50	до	Ab30An70

битовнит	—	Ab30An70	до	Ab10An90

анортит	               —	Ab10An90	до	Ab0An100

Плагиоклазы — наиболее распространенные породообразующие минералы. Практическое значение имеют лишь альбит (как заменитель калинатровых полевых шпатов) и лабрадор (применяемый как декоративный камень).

Плавятся натриево-кальциевые шпаты инконгруэнтно: альбит при 1118С, анортит при 1550С.

Группа фельдшпатоидов

Нефелин — Na[AlSiO4]. Название происходит от греческого слова «облако». Сингония гексагональная. Встречается в виде зернистых массивных агрегатов. Форма кристаллов пинакоидальная. В пегматитах размер кристалла достигает 1 метра.

Физ. св. Чистые разности бесцветны. Примесями обычно окрашивается в характерный серовато-зеленый цвет. Спайность отсутствует. Пл. 2,60. Тв. 5,5–6. Растворяется в соляной кислоте с образованием осадка алюмокремниевого гидрата. Тпл. — 1100С.

Происхождение и месторождения. Образуется магматическим путем, встречается в пегматитах. Связан с щелочными магматическими горными породами. Встречается на Южном Урале, Украине (Приазовье), Кольском полуострове.

Практическое значение. Используется в стекольном производстве для получения зеленых стекол. В керамической промышленности служит заменителем полевых шпатов. Применяется также в производстве цементов. Отходы нефелинового производства служат сырьем для каменного литья. Может служить источником глинозема и чистого алюминия. Применяется для производства поташа, соды.

3.3. Класс карбонатов

К классу карбонатов относятся соли угольной кислоты H2CO3. В массе земной коры карбонаты составляют 1,7%, а общее их количество достигает 200. Некоторые из них (кальцит, доломит) являются важными породообразующими минералами осадочных горных пород и широко используются в производстве различных видов строительных материалов.

Кальцит — CaCO3. Синоним — известковый шпат. Сингония тригональная. Разновидности: исландский шпат (прозрачные кристаллы), мраморный оникс (полупрозрачные полосчатые разности), жемчуг (округлые образования органического происхождения, состоящие из чередующихся перламутровых слоев). Облик кристаллов разнообразный. Чаще кристаллы имеют ромбоэдрический, пластинчатый или таблитчатый габитус. Встречается в сплошных зернистых массах (мрамор, мел, известняк), образует друзы, натечные формы.

Физ. св. Цвет чаще белый, встречаются бесцветные разности. Примесями окрашен в различные оттенки серого, желтого, розового, красного и черного цветов. Блеск стеклянный, спайность весьма совершенная по ромбоэдру. Тв. 3. Пл. 2,7. Термическая диссоциация с образованием оксида кальция и углекислого газа происходит на воздухе при температуре ~900С. Легко растворяется в холодной разбавленной соляной кислоте с вскипанием. Характерно ярко выраженное явление двойного лучепреломления.

Происхождение. Кальцит относится к наиболее распространенным в земной коре минералам и образуется при самых различных геологических процессах. Может образоваться гидротермальным путем (например, исландский шпат), осадочным органогенным и химическим путем и, наконец, кальцит может образоваться метаморфическим путем (мрамор).

Месторождения исландского шпата у нас в стране известны по реке Нижняя Тунгуска. Мел широко распространен на территории Русской равнины (Белгородская, Курская области). Месторождения известняка столь многочисленны, что на них нет смысла останавливаться. Мрамор добывается на Урале, в Забайкалье, Средней Азии, на Кавказе.

Практическое значение. Известняк и мел широко применяются в строительстве для производства различных сортов цемента, извести, стекла, силикатного кирпича, огнеупорных материалов (температура плавления оксида кальция более 3000С). В химической промышленности, при производстве сахара, соды, едкого натра, хлорной извести. В металлургической промышленности как флюс при плавке руд в доменных печах. В полиграфической промышленности известняк применяется в виде литографского камня. Известняк и мрамор широко используется как строительный камень, а в качестве щебня — как заполнитель для бетона. Мел, кроме того, применяется в пишущей, красочной, полировальной, лакокрасочной, парфюмерной и резинотехнической промышленности (в качестве наполнителя). Исландский шпат используется в оптике, а жемчуг и мраморный оникс — в ювелирной промышленности.

Магнезит — MgCO3. Синоним — магнезиальный шпат. Сингония тригональная. Выделяется две разновидности: кристаллический и аморфный магнезит.

Физ. св. Блеск стеклянный, у аморфного матовый. Спайность совершенная по ромбоэдру, у аморфного отсутствует. Тв. 3,5–4,5. Пл. 2,98. В соляной кислоте растворяется в тонкоизмельченном виде, в горячей — с шипением. Термическая диссоциация на воздухе с образованием оксида магния и углекислого газа происходит при 600–690С.

Происхождение. Образуется метасоматическим путем в результате воздействия горячих щелочных растворов на доломиты или доломитизированные известняки или воздействия богатых углекислотой гидротерм на массивы ультраосновных горных пород. Скопления скрытокристаллического магнезита могут возникнуть в процессе химического выветривания массивов ультраосновных горных пород. Крупные месторождения известны на Урале: Саткинское, Халиловское.

Практическое значение. Основными потребителями магнезита являются огнеупорная (до 90% сырья) и цементная промышленности. «Намертво» обожженный магнезит применяется в металлургии для изготовления огнеупорных кирпичей, выдерживающих температуру 3000С. В цементной промышленности используется для получения цемента Сореля, используемого в абразивной промышленности и строительстве (в смеси с песком, гравием, диатомитом, опилками для производства стойкой штукатурки и различных облицовочных плит). Применяется также для производства электроизоляторов, в бумажном, сахарном, резинотехнической и других производствах.

Доломит — Ca,Mg[CO3]2. Сингония тригональная. Встречается в виде кристаллически-зернистых агрегатов.

Физ. св. Цвет серовато-белый часто с желтым, зеленоватым или красноватым оттенками. Блеск стеклянный. Спайность совершенная по ромбоэдру. Тв. 3,5–4. Пл. 2,85. В соляной кислоте растворяется только при нагревании в тонком порошке. Термическая диссоциация на воздухе происходит в две стадии: 1) 600–690С и 2) 900–950С.

Происхождение. Доломит широко распространенный породообразующий минерал. Он входит в состав карбонатных осадочных горных пород, образование которых происходило на протяжении всего длительного периода развития Земли. Не исключено, что в некоторых случаях он мог образоваться как первичный осадок в соленосных водных бассейнах. В других случаях его возникновение носило вторичный характер (доломитизация осадков углекислого кальция).

Практическое значение. Доломит широко используется для производства огнеупорных и вяжущих материалов, в стекольной промышленности. В смеси с асбестом на его основе получают теплоизоляционные материалы. Доломит является хорошим строительным и отделочным камнем. Применяется в качестве флюса в металлургии.

## 3.4. Класс сульфатов

Минералы этого класса являются солями серной кислоты. В природе известно около 120 минералов, которые составляют около 0,1% массы земной коры. Наиболее распространены в природе сульфаты кальция, бария, стронция и свинца.

Основой структуры сульфатов является тетраэдр [SO4]2-, в центре которого расположен ион серы, а в вершинах ионы кислорода.

Многие сульфаты находят широкое применение в строительной и химической промышленности, в частности, гипс, ангидрит, целестин, барит.

Гипс — CaSO42H2O. Сингония моноклинная. Разновидность — селенит (волокнистый гипс). Облик кристаллов пластинчатый, таблитчатый, столбчатый, волокнистый (селенит). Обычно встречается в сплошных зернистых массах.

Физ. св. Цвет белый, розовый, красный, встречаются водянопрозрачные кристаллы. Спайность весьма совершенная, блеск стеклянный. Излом ровный, ступенчатый. Тв. 2. Пл. 2,32. При нагревании до 107С гипс теряет 1,5 молекулы воды и переходит в полугидрат сульфата кальция. β−CaSO4⋅0,5H2O. Если нагревание осуществлять в среде насыщенного водяного пара, то при 97–100С образуется другая полиморфная модификация — α−CaSO4⋅0,5H2O. Полная потеря воды происходит при 220С. Гипс является огнестойким материалом, плохо проводит звук и тепло. Растворяется в разбавленной H2SO4.

Происхождение. В значительных массах образуется осадочным химическим путем в озерных и морских соленосных отмирающих бассейнах. Может образоваться также в результате гидратации ангидрита под действием поверхностных вод. Крупные месторождения гипса известны в Приуралье, Иркутской области, на Украине (Ямское), Казахстане.

Практическое значение. Широко используется для производства гипсовых вяжущих, применяется для внутренней отделки зданий (гипсокартонные плиты, перегородки и перекрытия, различные виды штукатурок, замазок, наливные водостойкие полы).

Гипс находит применение также в цементной промышленности (в качестве добавки к портландцементному клинкеру), в производстве эмалей, глазурей, для отливки форм при производстве керамических изделий.

Ангидрит — CaSO4. Сингония ромбическая. Встречается в сплошных зернистых массах.

Физ. св. Цвет белый, чаще окрашен в голубовато-серые или коричневые тона. Блеск стеклянный, спайность совершенная, излом зернистый. Тв. 3–3,5. Пл. 2,8–3. Легко гидратируется, переходя в гипс. При этом происходит увеличение объема на 30%. Растворяется в H2SO4.

Сульфат кальция существует в нескольких полиморфных модификациях. При 220С полугидрат сульфата кальция переходит в –CaSO4 — растворимый ангидрит. В интервале 400–750С образуется –CaSO4 — обыкновенный ангидрит. При температуре >750С возникает третья полиморфная модификация — –CaSO4.

Происхождение. Весьма вероятно, что мощные ангидритовые толщи, устанавливаемые в гипсоносных районах, произошли путем обезвоживания первоначально отложившихся толщ гипса. Может образоваться путем непосредственного осаждения из испаряющихся соленосных лагун при температуре воды >34С. При температуре <34С осаждается гипс. Реже образуется гидротермальным путем.

Практическое значение. Используется главным образом в производстве вяжущих (ангидритовый цемент), как поделочный камень, при производстве серной кислоты.

Барит — BaSO4. Сингония ромбическая. Облик кристаллов таблитчатый. Наблюдается в виде зернистых агрегатов или конкреций.

Физ. св. Цвет разнообразный: белый, серый до черного, голубой, реже розовый, бурый. Тв. 3–3,5. Пл. 4,48. Блеск стеклянный, на плоскостях спайности — перламутровый. Химически инертен, поглощает –излучение.

Происхождение. Барит образуется как в экзогенных, так и в эндогенных условиях: путем химического осаждения из водных растворов, гидротермальным путем. Основные месторождения сосредоточены на Кавказе, Урале.

Практическое значение. В стекольной промышленности применяется как добавка в стекломассу для ее гомогенизации и придания стеклу блеска, для изготовления оптических стекол. В атомной промышленности — как поглотитель –излучения. Для получения гидравлического бариевого цемента устойчивого в морской воде, для получения кафельных плиток, беложгущихся тяжелых глиняных изделий, в высокосортных эмалях. В тампонажных растворах в нефтяной и газовой промышленности, лакокрасочной и бумажной промышленности (бристольский картон). В химической промышленности для производства различных соединений бария.

Вопросы для самопроверки

- Низкотемпературная природная модификация кремнезема.

- Какой минерал обладает ярко выраженным пьезоэлектрическим эффектом? Как это свойство используется в промышленности?

- Какие минералы применяют в производстве огнеупоров. Почему?

- Комбинация каких ионов является главным структурным элементом кристаллохимической классификации минералов?

- Напишите формулу состава калиевых полевых шпатов и объясните, как эта формула отражает их кристаллохимическую структуру. Перечислите основные свойства и признаки полевых шпатов и укажите, в чем различие их двух наиболее распространенных представителей?

- Как называются минералы – крайние представители изоморфного ряда плагиоклазов? Напишите формулы.

- Перечислите диагностические признаки нефелина.

- Назовите характерные диагностические признаки группы глинистых минералов минералов? Начертите схемы двух главных типов их кристаллической структуры.

- Дайте минералогическую характеристику минералов группы серпентина. Как сказывается на морфологии минералов этой группы особенности их кристаллической структуры.

- Диагностические признаки минералов класса карбонаты.

- Перечислите в производстве каких вяжущих веществ применяют минералы классов карбонаты  и сульфаты.

- В состав каких горных пород входит кальцит?

4. Петрография

Петрография — наука, изучающая горные породы, условия их образования, минералогический и химический состав, структуру, физические свойства.

Горные породы представляют собой минеральные агрегаты, состоящие из одного или нескольких минералов и занимающие значительные участки земной коры. По условиям образования горные породы подразделяются на три класса:

- магматические или изверженные, образуются в результате кристаллизации магмы внутри земной коры или на ее поверхности;

- осадочные, возникающие в результате накопления и преобразования продуктов разрушения ранее возникших горных пород, остатков организмов и продуктов их жизнедеятельности на поверхности нашей планеты; эти процессы происходят при обычных температурах и нормальном давлении;

- метаморфические, образующиеся в результате преобразования магматических и осадочных горных пород на больших глубинах при воздействии высоких температур и давления.

Лабораторная работа № 5

Горные породы

Цель работы. Ознакомиться с основными типами магматических и осадочных  горных пород, их минеральным составом, особенностями структуры и текстуры, изучить области применения.

4.1. Магматические горные породы

Магматические горные породы образуются в результате застывания и кристаллизации огненно-жидкого силикатного расплава — магмы. В зависимости от условий застывания исходного магматического расплава изверженные горные породы подразделяются на глубинные (интрузивные), образовавшиеся в глубине земной коры, и излившиеся (эффузивные), образовавшиеся при застывании магмы в верхних горизонтах земной коры.

Эффузивные горные породы, не подвергшиеся последующим изменениям, называются кайнотипными. Древние эффузивные горные породы, подвергшиеся вторичным изменениям, называются палеотипными.

Почти все химические элементы в горных породах связаны с кислородом, поэтому химический состав горных пород обычно приводится в оксидной форме. Важнейшими оксидами в магматических породах являются: SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O, H2O. На долю этих оксидов приходится более 98% состава большинства изверженных горных пород.

Минеральный состав горных пород определяется их химическим составом, особенностями соответствующего магматического расплава и условиями его кристаллизации. В состав наиболее распространенных горных пород входит ограниченное число минералов, которые называются породообразующими. Подсчет составных частей нескольких сотен магматических горных пород показал, что в среднем в них содержатся следующие минералы в таких пропорциях:

| полевой шпат ………………………… | 60 |
| --- | --- |
| кварц …………………………………. | 12 |
| амфиболы и пироксены ……………... | 17 |
| слюды ………………………………... | 4 |
| прочие силикаты …………………….. | 6 |
| остальные минералы (не силикаты) ... | 1 |

Магматические породы могут быть мономинеральными, состоящими из одного минерала, и полиминеральными — из нескольких минералов.

Под структурой горной породы понимают особенности внутреннего ее строения, обусловленные степенью кристалличности, размерами и формой кристаллов.

По абсолютным размерам составных частей структуры подразделяются на: крупнозернистые (размер > 5 мм), среднезернистые (2–5 мм), мелкозернистые и тонкозернистые (2–0,1 мм).

По степени кристалличности различают полнокристаллически-зернистую структуру, полукристаллически-зернистую структуру (характеризуется наличием как кристаллов, так и стекла) и стекловатую структуру, в том случае, когда в составе породы преобладает стекло.

По относительным размерам зерен среди полнокристаллических структур выделяют равномернозернистые (когда зерна минералов близки по размерам) и неравномернозернистые (когда зерна минералов различны по размерам). Примером неравномернозернистых структур служит порфировая структура, когда в основной мелко- или среднезернистой массе рассеяны крупные (иногда до нескольких сантиметров в поперечнике) вкрапленники минералов.

Текстура определяется взаимным расположением составных частей (зерен минералов, стекла). Основные характерные текстуры магматических горных пород следующие:

- однородная (массивная) текстура, характеризующая равномерным распределением составных частей в массе породы;

- неоднородная (такситовая) текстура, отличающая неравномерным распределением составных частей в массе породы;

- флюидальная текстура, характеризующаяся вытянутостью составных частей (микролитов) в определенных направлениях, при этом создается впечатление следов течения.

Важную роль для магматических горных пород играет степень кислотности. По соотношению кислотных (в основном SiO2) и основных оксидов породы подразделяются на кислые (> 65% SiO2), средние (52–65% SiO2), основные (40–52% SiO2), ультраосновные (< 40% SiO2).

I. Кислые породы

Горные породы этой группы являются наиболее распространенными в земной коре. Глубинные представители — граниты.

Излившиеся аналоги: липариты, кварцевые порфиры, обсидиан, перлит.

Макроскопически граниты представляют собой средне- или крупнозернистые породы, окрашенные в различные светлые тона: розовый, красноватый, серый, желтоватый, голубой.

Минеральный состав: полевой шпат (ортоклаз, микроклин, альбит, олигоклаз) — 40–60%, кварц — 10–50% (в среднем 30%), темноцветные минералы (биотит, роговая обманка) — 10–15%.

Физ. св.: пл. 2,65. Предел сопротивления при сжатии 1200–2600 кг/см2. Гранит отлично полируется и обладает высокими декоративными свойствами.

Липариты — кислые, богатые кварцем излившиеся аналоги гранита. Иногда их называют риолитами. Окрашены обычно в светлые тона, часто белые и желтоватые. Они имеют плотную полустекловатую структуру часто с обильными вкрапленниками (порфировыми выделениями) кварца и полевых шпатов. Пл. 2,5.

Кварцевый порфир — палеотипный аналог липарита, от которого отличается значительными вторичными изменениями.

Стекловатые разновидности этих пород носят название обсидианов. Обсидианы практически лишены кристаллических выделений и содержат до 3% воды. Цвет черный или коричневый. Обсидианы, содержащие более 3% воды, называются перлитами.

К этой же группе излившихся горных пород относится трасс — вулканический туф, богатый аморфной кремнекислотой, напоминающий пемзовый туф. Цвет трассов обычно светло-зеленый с голубоватым оттенком.

Области распространения. Граниты пользуются широким распространением и встречаются во всех областях земного шара, слагая средний слой земной коры. Липариты и кварцевые порфиры распространены в областях древней вулканической деятельности: на Кавказе, Тянь-Шане, Сихотэ-Алине и других районах. Месторождения вулканических стекол (обсидиан, перлит) известны в Армении, Азербайджане, в Приморском крае, Забайкалье, Казахстане, Таджикистане. Месторождения трасса разрабатываются в Крыму и Закавказье.

Практическое значение. Граниты находят применение в качестве строительного и декоративного отделочного материала, в качестве щебня и гравия. Липарит, кварцевый порфир применяются в дорожном строительстве и как заполнители бетонов. Вспученный перлит используется для производства кирпичей из пеностекла, в качестве легких и звукоизоляционных наполнителей в бетоне, штукатурке, теплоизоляционном и огнеупорном цементах, красках, пластмассах, асфальтовых, вермикулит-перлитовых и других смесях.

Трасс обладает способностью в тонкоразмолотом виде в смеси с гашеной известью затвердевать в воде. Используется в качестве гидравлической добавки к цементам.

II. Средние породы

Глубинными представителями этой группы являются диориты и сиениты, изливающиеся аналоги соответственно — андезиты и порфириты.

Минеральный состав. Диориты — группа пород, состоящих из плагиоклаза (андезита) (60–70%) и роговой обманки (30–40%). Наиболее кислыми породами группы диорита являются кварцевые диориты, состоящие из плагиоклаза, роговой обманки и содержащие более 10% кварца. Цвет серый. Структура средне- и мелкозернистая, реже крупнозернистая. Диориты, как правило, не образуют крупных плутонических массивов.

Физ. св. Диориты отличаются высокой прочностью на сжатие — 1800–2400 кг/см2. Хорошо шлифуются.

Соответствующие диориту излившиеся горные породы — андезиты (кайнотипный аналог) представляют собой лаву одного из самых распространенных типов. Макроскопически андезит серого цвета до темно-серого. Структура неполнокристаллически-зернистая, часто порфировая.

Порфириты — палеотипные излившиеся аналоги диоритов. От андезитов отличаются значительной измененностью под влиянием вторичных процессов. Цвет зеленовато-серый. Часто в неполнокристаллически-зернистой или тонкокристаллической массе рассеяны порфировые выделения полевых шпатов и роговой обманки.

Диориты распространены во всех районах мира. Андезиты группируются преимущественно вокруг Тихого Океана и у нас в стране распространены в Приморском крае, на Камчатке, а также на Кавказе и Восточной Сибири. Порфириты — на Урале, Алтае, Украине и Забайкалье.

Практическое значение. Диориты и их излившиеся аналоги применяются как строительный и облицовочный камень, бутовый камень, в виде щебня как заполнители бетонов.

III. Основные породы

Глубинный представитель — габбро, излившиеся аналоги представлены базальтами (кайнотипные) и диабазами (палеотипные).

Это обширная и важная группа пород, значительно отличающаяся по химическому и минералогическому составу от гранитов и диоритов.

Минеральный состав. Плагиоклаз (лабрадор, битовнит) — 50–60%, пироксены (энстатит, диаллаг) — 25–40%, оливин — 0–40%. Реже встречается роговая обманка. Кварц отсутствует. Структура крупнозернистая реже среднезернистая. Окрашены в различные оттенки серого и черного (преобладает) цветов.

Мономинеральные плагиоклазовые породы, в зависимости от состава плагиоклаза, носят название лабрадоритов и анартозитов.

Происхождение. Габбро относятся к основным глубинным породам и слагают главным образом нижние слои земной коры в отличие от более легкого гранитного слоя. Обычно породы габбровой группы приурочены к глубоким трещинам в земной коре (глубинным разломом). Примером может служить 2000-километровый Урал, где по древним разломам более 200 млн. лет назад поднимались габбровые и перидотитовые расплавы.

Физ. св. Большинство габбровых пород характеризуется значительной вязкостью, что проявляется в высокой прочности на сжатие (до 3500 кг/см2). Пл. 2,8–3,1. Для пород габбро характерны низкая пористость и слабая размягчаемость в воде при повышенном давлении.

Базальты, так же как андезиты, относятся к наиболее распространенным излившимся породам на земле. Плотные, иногда пористые, темно-серого или черного цвета базальты состоят примерно из равных частей полевого шпата (лабрадора) и авгита. Структура тонкозернистая, реже мелкозернистая.

Базальты отличаются кислотостойкостью и высокой теплопроводностью. Обладают хорошими диэлектрическими свойствами.

Диабаз — палеотипный излившийся аналог габбро. Отличается от базальта темно-зеленым цветом (результат вторичных изменений).

Области распространения. Базальты слагают нижний слой земной коры. Из базальтов состоит дно океанов. Базальтовые лавы наиболее распространены при вулканических извержениях и поэтому часто встречаются в районах вулканической деятельности.

Практическое применение. Габбро и его разновидности представляют собой ценный строительный материал, который может применяться при возведении гидротехнических сооружений (мостовые опоры, портовые дамбы и т.д.). Для лабродорита и анартозита характерны высокие декоративные свойства, в связи с чем они применяются для получения облицовочных материалов. Базальт используется для производства кислотоупорных изделий в химическом машиностроении (базальтовое литье), в электротехнической промышленности (распределительные щиты и т.д.), как бутовый и мостовой камень, для получения «базальтовой ваты».

IV. Ультраосновные породы

Глубинные представители — пироксениты, перидотиты и дуниты, излившийся аналог — кимберлит.

Для глубинных пород этой группы характерна мелко- и среднезернистая структура, темный (до черного) иногда с зеленоватым оттенком цвет. От пород группы габбро отличаются более высокой плотностью. В минеральном составе преобладают пироксен (пироксениты) и оливин (дуниты). Перидотит состоит из пироксена и оливина примерно в равных соотношениях. Некоторые разности дунита содержат до 30% хромита и до 36% ильменита.

Основная зона распространения — Урал.

Кимберлиты представляют собой вулканопирокластические породы (туфы) и пользуются очень ограниченным распространением. Эти породы слагают трубки взрыва, к которым приурочены месторождения алмазов. У нас в стране кимберлиты известны в Якутии и на северо-западе в Архангельской области.

4.2. Осадочные горные породы

Общая характеристика осадочных горных пород

Осадочные горные породы образуются в поверхностной части земной коры в результате разрушения ранее образовавшихся горных пород, переотложения продуктов выветривания, различных химических и биологических процессов.

Осадочные горные породы очень широко распространены на нашей планете, покрывая 75% суши. Мощность осадочной оболочки достигает в некоторых местах 10–15 км. Осадочные образования отличаются от других типов пород внешним обликом и физическими свойствами. Для них характерны невысокая прочность и плотность, обусловленные большим количеством мельчайших пустот, заполненных нередко жидкими и газообразными веществами.

Минеральный состав определяется, как правило, составом материнских пород и физико-химическими особенностями среды, в которой накапливались осадки. В связи с этим, в осадочных породах различают минералы унаследованные от материнской породы (кварц, полевой шпат, слюды) и минералы вторичные, образовавшиеся в результате последующих химических и биохимических процессов (халцедон, опал, кальцит, доломит, галит, гипс, ангидрит).

Осадки, из которых затем возникает большинство осадочных пород, могут формироваться в результате трех резко различных процессов: осаждения обломочного материала под действием сил гравитации, выпадения из растворов определенных веществ, в результате жизнедеятельности организмов.

Разрушенный материал (магматические, осадочные и метаморфические породы) переносится водными потоками, ледниками, ветром, морским течением и затем отлагается в виде обломков различной величины и формы, образуя толщи так называемых обломочных горных пород (песок, щебень, дресва, галька, различные виды глин).

В случае образования химических осадков, осаждение происходит из пересыщенных растворов. Различные соединения в неодинаковой степени растворимы в воде. Для плохо растворимых веществ осаждение наблюдается в некоторых случаях уже в пресных или слабо соленых водах (оксиды алюминия и железа). Хорошо растворимые соединения выпадают лишь из концентрированных рассолов (хлориды натрия, калия, магния).

Большое значение для образования осадочных горных пород имеет жизнедеятельность организмов.

Осадочные горные породы по способу образования подразделяются на:

- Обломочные.

- Хемогенные (химические).

- Биогенные (биологические).

- Смешанные.

Обломочные породы

Классификация осадочных горных пород обломочного происхождения основана на размере обломков, степени их окатанности и степени цементации (табл. 4).

Обломочные горные породы широко используются в строительстве и производстве строительных материалов. Дресва, щебень, галька, песок — как заполнители для бетонов. Кварцевый песок и песчаник — в стекольной и огнеупорной промышленности. Конгломерат и гравеллит — как облицовочные камни. Лесс — в производстве некоторых видов кирпичей.

Более подробно остановимся на глинистых породах, которые входят в состав тонкообломочных горных пород и нередко выделяются в самостоятельную группу.

Глинистые породы широко распространены в природе, составляя 50% осадочных пород. Термин «глина» употребляется обычно в двух значениях: как название горной породы и как обозначение пород, имеющих определенный размер частиц. Под глиной подразумевается природный землистый, тонкозернистый материал, который при смешивании с ограниченным количеством воды обнаруживает пластичность и содержит в качестве обязательного компонента глинистые минералы. Обычно считается, что размер глинистых частиц не должен превышать 0,0004 мм. Термин «глина» не имеет определенного генетического значения и употребляется как для обозначения продуктов

выветривания, так и продуктов, образовавшихся гидротермальным путем или отлагавшихся в виде осадков.

В зависимости от условий формирования глинистые породы подразделяются на первичные, или остаточные, и вторичные, или переотложенные.

Первичные глины образуются на месте химического выветривания горных пород. Для них характерно отсутствие ясной слоистости и наличие неразложившихся устойчивых минералов (кварца).

Вторичные глины образуются в результате осаждения из воды тонковзмученного глинистого материала. Для них характерна четко выраженная слоистость.

Минералогический состав глин достаточно сложен. Помимо глинистых минералов (каолинита, монтмориллонита, галлуазита, иллита и др.) в состав глин входит обломочный (алеврит, песок) и карбонатный материал (кальцит). Плотные разновидности глин, не размокающие в воде, называются аргиллитом.

В производстве строительных материалов важное значение имеют каолиновые глины, состоящие почти целиком из минерала каолинита.

Глины применяются в производстве строительного и облицовочного кирпича, черепицы и керамической плитки, фарфоро-фаянсовых изделий, огнеупорных материалов. Они являются основной составной частью сырья для получения цементных клинкеров. На основе глин, имеющих низкую температуру плавления, изготавливают поливные глазури и эмали. Глины входят в состав формовочных смесей, применяемых для изготовления форм в литейном производстве. Глина улучшает пластичность и рабочие свойства растворов. Легкие заполнители для бетонов, строительных растворов и штукатурок могут быть получены за счет обжига глин и некоторых сланцев. Для этих целей используют так называемые вспучивающиеся глины, содержащие компоненты, которые при нагревании разлагаются с выделением газовой фазы.

Хемогенно-органогенные породы

Очень часто хемогенные и биогенные процессы в природе происходят одновременно и между ними невозможно провести четкую границу. Поэтому эти две группы пород рассматриваются совместно.

Хемогенные породы образуются в результате химических реакций, происходящих в пределах земной поверхности или путем выпадения солей из пересыщенных водных растворов. Органогенные породы образуются из остатков животных и растительных организмов при их отмирании (фрагменты раковин, скелеты).

Хемогенно-органогенные осадочные горные породы подразделяются по составу на: карбонатные, соляные, кремнеземсодержащие, алюминийсодержащие и углеродсодержащие или каустобиолиты.

Карбонатные породы  представлены известняками, доломитами, мергелями.

Известняки состоят главным образом из кальцита или кальцитизированных органических остатков. Они могут содержать примесь алевритовых или глинистых частиц. Окраска известняков меняется в широких пределах; от снежно-белого до черного, в случае примеси битуминозного вещества. Известняки бурно реагируют с соляной кислотой. По происхождению различают известняки хемогенные, органогенные и обломочные.

Известняки химического происхождения образуются при химическом осаждении кальцита из морской воды и химических реакций карбоната кальция. Обычно это тонкозернистые, плотные породы, имеющие иногда оолитовую структуру.

Органогенные известняки сложены скелетными остатками и раковинами животных и растительных организмов, скрепленных кальцитовым цементом. К органогенным известнякам относятся ракушечник, мел.

Мел представляет собой белую породу, состоящую на 80% из микроскопических остатков раковин фораминифер и одноклеточных известковых водорослей.

Обломочные известняки образуются в результате разрушения и переотложения обломков известняка, образовавшегося ранее.

Доломиты представляют собой тонко- и мелкозернистые породы желтоватого, розового, серого оттенков. Внешне они неотличимы от известняков. С соляной кислотой реагируют только в порошке при нагревании. Состоит из минерала доломита CaMg(CO3)2. Предполагается, что доломиты могут образовываться химическим путем за счет осаждения из морской воды, богатой магнием. Вторичные доломиты образуются в процессе замещения кальция магнием в известняках.

Мергель. К мергелям относятся разности известняка (мела), обогащенные глинистым материалом (до 50%). В зависимости от количества глинистого материала выделяется следующий ряд: известковый мергель 75–95% CaCO3, глинистый мергель 25–50% CaCO3. Цвет мергелей серый, белый, пестрый. Вскипает с соляной кислотой, оставляя серое пятно. Образуются в морских и озерных условиях.

Различные типы известняков и доломитов применяются как строительный материал, декоративный камень, как флюс в металлургии. Известняки и мел применяются для получения извести. Мел и мергель широко используются для получения различных типов цемента. Карбонатные породы применяются также в производстве керамических плиток, входят в состав глазурей. Доломит, кроме того, служит сырьем для производства доломитовых огнеупоров, в небольших количествах применяется для изготовления санитарно-строительных изделий.

Большая часть месторождений известняков, доломитов, мела расположена в Европейской части. Крупные месторождения известняка разрабатываются в Московской, Тульской, Рязанской, Ленинградской, Челябинской, Кемеровской областях. Доломиты добываются на крупных централизованных предприятиях Балимбаевского, Новотроицкого, Никитовского, Ямского и других месторождений. Крупнейшие месторождения мела сосредоточены в Белгородской, Ульяновской и Саратовской областях.

Кремнистые породы почти целиком сложены опаловидным кремнеземом и халцедоном, которые присутствуют обычно в виде мельчайших округлых выделений. Они могут образоваться как неорганические химические осадки и органическим путем. Представителями кремнистых осадочных пород являются диатомит, трепел, опока.

Диатомит — рыхлая порода белого или желтоватого цвета, состоящая из панцирей диатомитовых водорослей и скелетов радиолярий и губок. Диатомит иногда называют инфузорной землей, горной мукой или кизельгуром.

Трепел — слабосцементированная порода, содержащая аморфный кремнезем (опал, халцедон) в виде шарообразных выделений размером 0,0025–0,005 мм. Цвет белый, серовато-белый. В небольшом количестве в состав трепела входят также остатки диатомитовых водорослей, глинистое вещество, зерна кварца, полевых шпатов.

Трепел имеет некоторые внешние сходства с мелом, отличаясь от него значительно большей тонкозернистостью (более нежный на ощупь, легко растирается между пальцами).

Опоками называются более твердые и крепкие разности трепела. Диатомит, трепел и опока являются хорошими адсорбентами, обладают высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами, применяются как полирующий материал, как активная добавка к цементам и для получения жидкого стекла, термолита, керамического кирпича и силикатных бетонов.

Основные месторождения пород этой группы разрабатываются на Украине, в Белоруссии, Смоленской, Калужской и Брянской областях.

Соляные породы (эвапориты) — типичные химические осадки, состоящие из минералов класса сульфатов (гипс, ангидрит) и галоидов (галит, сильвин, карналлит). Интенсивное осаждение солей происходит при выпаривании вод морей и озер, расположенных в засушливых областях. Подразделяются на сульфатные (гипс, ангидрит) и галоидные (галитит, сильвинит) осадочные породы. Структура соляных пород кристаллическая, текстура массивная или слоистая, обычно залегают в виде крупных пластовых залежей мощностью до 30 и даже 100 м.

Крупнейшие месторождения соляных пород: Артемовское (Украина), Соликамское (Приуралье).

Практическое применение. См. соответствующие разделы минералогии (гипс, ангидрит и др.).

Алюминийсодержащие горные породы. Бокситы — осадочные горные породы, состоящие из гидроксидов алюминия (гиббсита, бемита, диаспора), гидрогетита, лимонита, каолинита. Бокситы являются одними из основных руд на алюминий. Это тонкодисперсные, мягкие или плотные породы белого, красного, зеленого, черного цветов (в зависимости от содержания примесей). Часто характерна оолитовая (бобовая) структура.Существует несколько гипотез образования бокситов: 1) при формировании латеритной коры выветривания (в условиях жаркого климата);2) при размыве и отложении латеритных кор выветривания в пределах морских и озерных водоемов; 3) при подводной вулканической деятельности за счет выноса глинозема в морские воды.Бокситы служат основной рудой для производства глинозема, для выплавки алюминия, применяются в производстве электрокорунда, служат сырьем для производства корундовых огнеупоров, для изготовления глиноземистого цемента, в химической промышленности — для получения различных солей алюминия и как сырье для красок.

Месторождения бокситов — Средний Урал, Казахстан, северо-запад Подмосковного угольного бассейна, Курская магнитная аномалия.

Каустобиолиты - углеродсодержащие горные породы органического происхождения. К этой группе относятся твердые (торф, бурый уголь, каменный уголь, антрацит) и жидкие (нефть) горючие полезные ископаемые.

Торф — горная порода, состоящая из неполностью перегнивших растительных остатков. Отложения торфа образуются в районах с умеренным и холодным климатом и редко в тропиках.

Ископаемые угли образуются из высших и низших растений, а также из простейших организмов богатых жирами. В зависимости от исходного материала различают угли гумусовые (гумиты), образовавшиеся из растительных тканей высших растений; липтобиолиты — из смолы, оболочек спор и других стойких к разложению фрагментов растений; сапропелиты, образовавшиеся из остатков водорослей и простейших организмов.

Составной частью углей являются также минеральные примеси, количественное содержание которых определяется зольным остатком.

В формировании углей различают торфяную стадию и стадию углефикации. На первой стадии происходит разложение материала без доступа кислорода и образование торфяной залежи. На второй — после погружения торфяника и перекрытия его толщей осадочных отложений, под воздействием температуры и давления происходит преобразование торфа в бурый уголь, бурого в каменный и каменного в антрацит.

Угли используются как энергетическое топливо, сырье для химической промышленности, антрацитовая, торфяная крошка, лингин применяются в качестве выгорающих добавок в производстве легковесных огнеупоров.

Нефть. Основную часть нефти (до 96–98%) составляют углеводороды (соединения углерода и водорода). Цвет нефти от бесцветного, желтовато-темно-коричневого до черного.

Происхождение нефти окончательно не выяснено. Насчитывается несколько десятков гипотез, объясняющих ее образование. Они подразделяются на две группы. Одни из них защищают органическое происхождение, другие — глубинное, неорганическое.

Крупнейшие месторождения нефти находятся в Западной Сибири, Кавказе, Туркмении, в акватории Каспийского моря.

Асфальт — продукт преобразования (окисления) нефти. Цвет черно-бурый до черного. Пл. 1. Широко используется в строительстве (водо- и электроизоляционный материал), в производстве дорожных покрытий.

Озокерит также является продуктом изменения нефти вблизи земной поверхности. По внешнему виду напоминает пчелиный воск. Жирный на ощупь, имеет запах керосина. Используется в электротехнической промышленности, для антикоррозионных покрытий металлов.

Вопросы для самопроверки.

- Что такое горная порода?

- Классификация горных пород по условиям образования.

- Структуры магматических горных пород.

- Какая самая распространенная магматическая горная порода?

- Как отличить гранит от диорита?

- Какие магматические горные породы применяют в производстве кислотоупорных материалов?

- Почему перлит применяют в производстве теплоизоляционных материалов?

- Какие горные породы формируются в экзогенных условиях?

- Классификация глин по минералогическому составу.

- «Жирные» и « тощие» глины.

- Что такое смектиты?

- Чем отличается мел от известняка?

- Породообразующие минералы кремнистых осадочных горных пород.

- Сущность процессов углефикации.

Вопросы к зачету

- Что изучает кристаллография? Понятие о пространственной кристаллической решетке. Первый закон кристаллографии.

- Элементарная ячейка. Параллелепипед повторяемости. 14 типов решеток Бравэ.

- Симметрия реальных кристаллов. Элементы симметрии. Категории и сингонии симметрии. Второй закон кристаллографии.

- Кристаллические и аморфные вещества. Особые свойства кристаллов, отличающие их от аморфных тел.

- Что такое анизотропия? В чем она проявляется?

- Что изучает кристаллохимия? История возникновения кристаллохимии. Эффективные ионные радиусы, координационное число. Плотнейшие шаровые упаковки.

- Полиморфизм. Виды, примеры.

- Изоморфизм. Виды, примеры

- Физическая кристаллография. Свойства кристаллов с различным типом химической связи.

- Зарождение и рост кристаллов. Общие представления о процессе кристаллизации.

- Что такое минерал? Морфологические типы кристаллов и минеральных агрегатов.

- Какие принципы лежат в основе классификации минералов?

- Что такое тип минералов? Какие выделяются типы минералов?

- Что такое класс минералов? Какие выделяются классы минералов? Привести примеры.

- Что такое подкласс минералов? Рассмотреть этот вопрос на примере классификации силикатов.

- Классификация геологических процессов минералообразования.

- Физические свойства минералов: цвет, цвет черты, блеск, спайность, твердость, излом, плотность, прозрачность.

- Класс оксиды. Группа кварца

- Класс оксиды. Группа корунда

- Класс оксиды. Группа шпинели.

- Класс карбонаты.

- Класс сульфаты.

- Общая характеристика класса силикаты.

- Островные силикаты.

- Цепочечные силикаты.

- Слоистые силикаты. Классификация глинистых минералов.

- Слоистые силикаты. Группа талька.

- Слоистые силикаты. Группа серпентина.

- Каркасные силикаты. Группа полевых шпатов.

- Каркасные силикаты. Группа фельдшпатоидов.

- Что такое горная порода. Классификация горных пород по происхождению.

- Структура и текстура магматических горных пород. Классификация.

- Классификация осадочных горных пород. Минералогический состав, структура и текстура, распространение в природе.

Варианты контрольной работы

| № по списку | Задание, вариант |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | I | V | XV |
| 2 | II | VI | XIV |
| 3 | III | VII | XIII |
| 4 | IV | VIII | XII |
| 5 | V | IX | XI |
| 6 | VI | X | X |
| 7 | VIII | XI | IX |
| 8 | VII | XII | VIII |
| 9 | IX | XIII | VII |
| 10 | X | XIV | VI |
| 11 | XI | XV | V |
| 12 | XII | I | IV |
| 13 | XIII | II | III |
| 14 | XIV | III | II |
| 15 | XV | IV | I |
| 16 | V | I | I |
| 17 | VI | II | II |
| 18 | VIII | III | III |
| 19 | VII | IV | IV |
| 20 | IX | V | V |
| 21 | X | VI | VI |
| 22 | XI | VII | VIII |
| 23 | XII | VIII | VII |
| 24 | XIII | IX | IX |
| 25 | XIV | X | X |
| 26 | XV | XI | XI |
| 27 | XIII | XII | XII |
| 28 | I | XIII | XIII |
| 29 | II | XIV | XIV |
| 30 | III | XV | XV |

Задания для контрольной работы

Задание 1

Объяснить сущность явлений, происходящих в недрах и на поверхности Земли. Привести примеры.

Варианты:

I Внутреннее строение Земли. Строение земной коры (литосферы).                     Теория дрейфа материков

II    Магматические процессы минералообразования

III   Вулканизм

IV   Гидротермальные процессы минералообразования

V    Пневматолитовые процессы минералообразования

VI   Метаморфические процессы минералообразования

VII  Эволюция магматического расплава

VIII Геологическая деятельность рек

IX   Геологическая деятельность ветра

X   Физическое выветривание

XI   Химическое выветривание

XII  Биологическое выветривание

XIII  Осадконакопление

XIV  Интрузивный магматизм

XV  Пегматитовое минералообразование

Задание 2

Составить характеристики свойств породообразующих минералов, приведенных в соответствующих вариантах, по следующей схеме: тип, класс, подкласс, химический состав, строение, цвет, цвет черты, твердость, плотность, блеск, спайность, реакция с HCl, в каких породах встречается как минеральный компонент, применение, как образуется в природе, месторождение.

Варианты:

I    Кварц, барит, авгит

II   Корунд, гипс, оливин

III  Опал, кальцит, форстерит

IV  Периклаз,магнезит,муллит 
 V   Гематит, доломит, силлиманит

VI   Хромит, селенит, каолинит
VII  Магнетит, ангидрит, монтмориллонит
VIII Лимонит, хризотил – асбест, гипс

IX  Кварц, мусковит, кальцит
 X   Исландский шпат, плагиоклазы, опал
 XI  Микроклин, серпентин, корунд
XII  Тальк, диопсид, периклаз

XIII Иллит, энстатит, лимонит
XIV Магнетит, каолинит, кальцит
XV  Мраморный оникс, гематит, нефелин

Задание 3

Составить характеристики горных пород, перечисленных в соответствующих вариантах по следующей схеме: тип, группа, минералогический состав, структура, текстура, окраска, реакция с HCl, устойчивость к выветриванию, форма залегания, применение в силикатной промышленности.

Варианты:

I       Гранит, конгломерат, глинистый сланец

II      Липарит, брекчия, кварцит

III    Диорит, трепел, глина

IV    Андезит, опока, мрамор

V     Габбро, мергель, песок

VI    Диабаз, мел, гнейс

VII   Базальт, гипс, роговик

VIII  Обсидиан, опока, доломит

IX     Порфирит, ангидрит, щебень

X      Гранит, аргиллит, диатомит

XI     Кварцевый порфир, песчаник, андезин

XII    Известняк, перидотит, гравий

XIII   Глина, пироксенит, лесс

XIV   Дунит, щебень, мрамор

XV    Гранит, кварцит, песок

Итоговые тестовые задания

- Кристалл- это :

а) физическое тело, имеющее строгую одномерную периодичность внутреннего строения.

б) физическое тело, имеющее строгую трехмерную периодичность внутреннего строения.

в) физическое тело, не имеющее периодичности внутреннего строения.

2. Свойства кристаллических веществ:

а) неоднородность, анизотропность, способность самоогранятся

б) однородность, изотропность, способность самоограняться

в) однородность, анизотропность, способность самоограняться

3. Анизотропность – это:

а) равноценность свойств в различных направлениях

б) неравноценность свойств в параллельных направлениях

в) неравноценность свойств в различных направлениях

4. Однородность – это:

а) свойства кристаллов одинаковы в точках, расположенных друг от друга на расстоянии не более 50 ангстрем

б) свойства кристаллов одинаковы в точках, расположенных друг от друга на расстоянии более 50 ангстрем

в) свойства кристаллов периодически изменяются

5.Симметрия - это:

а) произвольное повторение одинаковых фрагментов фигуры в пространстве

б) закономерное повторение различных фрагментов фигуры в пространстве

в) закономерное повторение одинаковых фрагментов фигуры в пространстве

6. Центр инверсии – это:

а) особая  точка вне фигуры, характеризующаяся тем, что любая проведенная через нее прямая по обе стороны от нее и на равных расстояниях встречает одинаковые точки фигуры

б) особая  точка внутри фигуры, характеризующаяся тем, что любая проведенная через нее прямая по обе стороны от нее и на различных расстояниях встречает одинаковые точки фигуры

в) особая  точка внутри фигуры, характеризующаяся тем, что любая проведенная через нее прямая по обе стороны от нее и на равных расстояниях встречает неодинаковые точки фигуры

7. Ось симметрии – это:

а) прямая линия, при повороте вокруг которой фигура совмещается с собой дробное число раз

б) прямая линия, при повороте вокруг которой фигура не совмещается с собой целое число раз

в) прямая линия, при повороте вокруг которой фигура совмещается с собой целое число раз

8. Оси симметрии высшего порядка:

а) L2, L3, L4, L5, L6

б), L3, L4, , L6

в), L3, L4, L5, L6

9. Закрытыми простыми формами называются:

а) фигуры, состоящие из одинаковых граней, связанных между собой элементами симметрии и полностью закрывающих объем

б) фигуры, одинаковые грани которых не полностью закрывают объем

в) фигуры, состоящие из одинаковых граней, не связанных между собой элементами симметрии и полностью закрывающих объем

10. Открытыми простыми формами называются:

а) фигуры, состоящие из одинаковых граней, связанных между собой элементами симметрии и полностью закрывающих объем

б) фигуры, одинаковые грани которых не полностью закрывают объем

в) фигуры, состоящие из одинаковых граней, не связанных между собой элементами симметрии и полностью закрывающих объем

11 Модель с кристаллографической формулой L66L27PC относится к:

а) низшей категории симметрии, ромбической сингонии

б) высшей категории симметрии, кубической сингонии

в) средней категории симметрии, гексагональной сингонии

12. Модель с кристаллографической формулой C относится к:

а) низшей категории симметрии, триклинной сингонии

б) низшей категории симметрии, моноклинной сингонии

в) средней категории симметрии, тригональной сингонии

13. Модель с кристаллографической формулой 3 L2 3PC относится к:

а) низшей категории симметрии, ромбической сингонии

б) высшей категории симметрии, кубической сингонии

в) средней категории симметрии, тригональной сингонии

14.Кристаллохимия изучает :

а) связь внутреннего строения кристаллов с их химическим составом

б) кристаллическое строение вещества

в) химический состав вещества

15.Изоморфизм- это:

а) способность атомов или ионов различных химических веществ, имеющих близкие свойства, замещать друг друга в изоструктурных кристаллах

б) способность любых атомов или ионов  химических веществ, замещать друг друга в изоструктурных кристаллах

в) способность атомов или ионов различных химических веществ, имеющих неодинаковые свойства, замещать друг друга в изоструктурных кристаллах

16. Что такое твердый раствор?

а) это гомогенная физическая смесь двух и более веществ, находящихся в кристаллическом состоянии

б) система, в структуре которой одно вещество растворяется в другом

в) это гетерогенная физическая смесь двух и более веществ, находящихся в кристаллическом состоянии

17. Что такое полиморфизм?

а) способность элемента или химического соединения при изменении физико-химических условий  существовать в разных кристаллических формах

б) способность элемента или химического соединения при изменении физико-химических условий  не изменять кристаллическую форму

в) способность элемента или химического соединения при постоянных физико-химических условиях  существовать в разных кристаллических формах

18. Минерал – это:

а) химически и физически индивидуализированный продукт природных физико-химических реакций

б) система, являющаяся механической смесью

в) твердое тело, широко распространенное в природе

19. Морфологические типы кристаллов:

а) друзы, конкреции, секреции

б) изометрические, удлиненные, уплощеннные

в) оолиты, друзы, дендриты

20. Зернистые агрегаты представляют собой:

а) скопления кристаллических зерен неправильной формы

б) сростки кристаллов, хорошо ограненных и прикрепленных к одному основанию

в) минеральные скопления, заполнившие пустоты в горных породах

21. Друзы - это:

а) ветвистые агрегаты, похожие на отпечатки растений

б) круглые образования радиально-лучистого строения

в) сростки кристаллов, хорошо ограненных и прикрепленных к одному основанию

22. Секреции - это:

а) минеральные скопления, заполнившие пустоты в горных породах

б) скопления кристаллических зерен неправильной формы

в) небольшие (5–10 мм) округлые образования концентрически-скорлуповатого строения

23. Конкреции – это:

а) сростки кристаллов, хорошо ограненных и прикрепленных к одному основанию

б) круглые образования радиально-лучистого строения размером от долей мм до десятков сантиметров и даже метров

в) мягкие мучнистые образования, в которых невозможно различить какие-либо кристаллические частицы

24.Что такое оолиты?

а) небольшие (5–10 мм) округлые образования концентрически-скорлуповатого строения

б) круглые образования радиально-лучистого строения

в) минеральные скопления, заполнившие пустоты в горных породах

25. Дендриты - это:

а) скопления кристаллических зерен неправильной формы

б) агрегаты, которые возникают в результате выделения минерала из раствора при испарении

в) ветвистые агрегаты, похожие на отпечатки растений, образующиеся в результате быстрой кристаллизации в тонких трещинах или вязком веществе

26. Натечные агрегаты возникают:

а) в результате выделения минерала из раствора при испарении

б) в результате выделения минерала из расплава

в) в результате кристаллизации магматического расплава

27. Землистые агрегаты представляют собой:

а) мягкие мучнистые образования, в которых невозможно различить какие-либо кристаллические частицы

б) минеральные скопления, заполнившие пустоты в горных породах

в) небольшие (5–10 мм) округлые образования концентрически-скорлуповатого строения

28.К физическим свойствам минералов относятся:

а) цвет, цвет черты, плеохроизм, твердость, плотность

б) цвет, цвет черты, спайность, твердость, плотность

в) цвет, цвет черты, излом, твердость, погасание

29. Прозрачность - это:

а) свойство вещества поглощать и пропускать свет

б) свойство вещества поглощать свет

в) свойство вещества пропускать свет

30.Спайность - это:

а) способность некоторых минералов сопротивляться удару

б) способность некоторых минералов при ударе раскалываться по определенным плоскостям с образованием гладких, ровных, блестящих поверхностей

в) способность некоторых минералов раскалываться по определенным плоскостям с образованием грубых, неровных поверхностей

31.Излом - это:

а) поверхность раскола, прошедшая в минерале не по плоскости спайности

б) поверхность раскола, прошедшая в минерале по плоскости спайности

в) поверхность раскола, прошедшая в минерале хаотично

32. Твердость - это:

а) свойство минерала противостоять механическому внедряющему действию другого вещества

б) свойство минерала разрушаться при механическом действии другого вещества

в) свойство минерала противостоять механическому внедряющему действию такого же вещества

33. Шкала твердости Мооса :

а) тальк, гипс, кальцит, флюорит, апатит, ортоклаз, кварц, топаз, корунд, алмаз

б) тальк, гипс, кальцит, флюорит, апатит,  кварц, ортоклаз, топаз, корунд, алмаз

в) тальк,  кальцит, флюорит, апатит, гипс, ортоклаз, кварц, топаз, корунд, алмаз

34. Хрупкость - это:

а) свойство минерала легко распадаться при ударе на мелкие обломки, крошиться

б) свойство минерала, при котором около места удара не образуется густая сеть трещин

в) свойство минерала противостоять механическому внедряющему действию другого вещества

35. Гигроскопичность - это:

а) способность впитывать влагу

б) способность отдавать влагу

в) способность отдавать и впитывать влагу в зависимости от условий

36. Низкотемпературная природная полиморфная модификация кремнезема:

а) тридимит

б) кварц

в) кристобалит

37. Диагностические свойства кварца:

а)  Твердость 9, спайность несовершенная

б) Твердость 7, спайность несовершенная

в) Твердость 9, спайность совершенная

38.Кристаллические разновидности кварца:

а)  морион, халцедон, кремень, кахолонг

б) горный хрусталь, аметист, молочный кварц, морион

в) празем, морион, хризопраз, аметист

39.Кварц является породообразующим минералом горных пород:

а)  мрамора, кварцита, гранита

б) кварцевого песка, кварцита, гранита

в) кварцита, кварцевого песка, мергеля

40. Диагностические свойства корунда:

а)  Твердость 9, спайность несовершенная

б) Твердость 7, спайность несовершенная

в) Твердость 9, спайность совершенная

41. Диагностические свойства хромита:

а) цвет черты черный, плотность высокая

б) цвет черты бурый, плотность высокая

в) цвет черты красно-коричневый, плотность средняя

42. Диагностические свойства гематита:

а) цвет черты черный, плотность высокая

б) цвет черты бурый, плотность высокая

в) цвет черты красно-коричневый, плотность высокая

43. Диагностические свойства магнетита:

а) цвет черты черный, магнитен

б) цвет черты бурый, магнитен

в) цвет черты красно-коричневый, магнитен

44.Кристаллохимическая классификация силикатов основана:

а) на  характере сочленения кремнекислородных тетраэдров

б) на  характере сочленения катионсодержащих октаэдров

в) на   характере сочленения алюминийсодержащих октаэдров

45. Форма кристаллов минералов класса силикаты зависит:

а) от преобладающей химической связи в структуре

б) от характера сочленения одноименных радикалов в структуре

в) от координационного числа алюминия

46.Как отличить оливин от циркона:

а) по цвету

б) по твердости

в) по излому

47. Минералы класса силикатов  для производства огнеупоров:

а) форстерит, каолинит, монтмориллонит, иллит

б) волластонит, диопсид, биотит, ортоклаз

в) каолинит, форстерит, силлиманит, андалузит

48. Какой минерал относится к группе амфиболов:

а) роговая обманка

б) диопсид

в) авгит

49. Какой минерал относится к слоистым силикатам:

а) тальк

б) ортоклаз

в) нефелин

50. Какой минерал относится к группе глинистых минералов:

а) серпентин

б) монтмориллонит

в) альбит

51. Какой минерал относится к каркасным силикатам:

а) пирофиллит

б) каолинит

в) микроклин

52. Какой минерал относится к группе фельдшпатоидов:

а) микроклин

б) ортоклаз

в) нефелин

53. Какой минерал относится к классу карбонатов:

а) кальцит

б) гипс

в) барит

54.Кальцит  является породообразующим минералом горных пород:

а)  мрамора, кварцита, известняка

б) мрамора, кварцита, гранита

в) мела, мергеля, мрамора

55.Диагностический признак барита:

а) цвет черты белый

б) спайность совершенная

в) плотность высокая

56.Диагностический признак кальцита:

а) цвет черты белый

б) бурное взаимодействие с холодной соляной кислотой

в) плотность средняя

57. Применение глинистых минералов в производстве фарфоро-фаянсовых изделий:

а) каолинит

б) монтмориллонит

в) иллит

58. Горные породы - это:

а) мономинеральные агрегаты, занимающие значительные участки земной коры

б) минеральные агрегаты, состоящие из одного или нескольких минералов и занимающие значительные участки земной коры

в) полиминеральные агрегаты, занимающие значительные участки земной коры

59. Классификация горных пород по происхождению:

а) магматические, метаморфические, осадочные, смешанные

б) кислые, средние, основные, ультраосновные

в) остаточные, осадочные

60. К кислым излившимся магматическим горным породам относится:

а) гранит

б) перлит

в) порфирит

61. К средним излившимся магматическим горным породам относится:

а) андезит

б) липарит

в) сиенит

62. К основным излившимся магматическим горным породам относится:

а) габбро

б) базальт

в) трасс

63. К  кислым глубинным магматическим горным породам относится:

а) дунит

б) гранит

в) базальт

64. К  основным глубинным магматическим горным породам относится:

а) габбро

б) диабаз

в) пироксенит

65. В производстве кислотоупорных материалов применяют:

а) нефелиновый сиенит

б) обсидиан

в) андезит

66. В производстве керамических материалов применяют:

а) нефелиновый сиенит

б) липарит

в) обсидиан

67. В производстве теплоизоляционных материалов применяют:

а) кимберлит

б) перлит

в) перидотит

68. В производстве стекла применяют:

а) гранит

б) обсидиан

в) трахит

69. В производстве огнеупорных материалов применяют:

а) кимберлит

б) дунит

в) порфирит

70. Классификация хемогенно-органогенных пород по химическому  составу:

а) карбонатные, кремнистые, соляные, алюминийсодержащие, каустобиолиты

б) аркозовые, глауконитовые, кварцевые, магнетитово-гранатовые

в) кислые, средние, основные, ультраосновные

71. Карбонатные хемогенно-органогенные породы:

а) опока, мергель, боксит

б) галитит, мергель, известняк

в) мел, мергель, известняк

72. Соляные хемогенно-органогенные породы:

а) опока, гипс, боксит

б) галитит, мергель, известняк

в) гипс, галитит, ангидрит

73. В производстве портландцемента  применяют:

а) известняк, мергель, мел

б) опоку, мергель, сильвинит

в) трепел, мел , ангидрит

74. В производстве воздушных вяжущих веществ  применяют:

а) известняк,  гипс

б) опоку, мергель

в) трепел, доломит

75. В производстве глиноземистых цементов   применяют:

а) боксит, латерит

б) опоку, трепел

в)  антрацит, бурый уголь

76. В производстве фарфоро-фаянсовых изделий   применяют:

а) монтмориллонитовые глины

б) каолинитовые глины

в)  гидрослюдистые глины

Методические указания по выполнению тестов

      - Количество вопросов индивидуального теста 30

      - Время тестирования 40 мин.

      - Возврат к пропущенным вопросам допустим

      - Балловая оценка:

5 - 90% правильных ответов

4 - 80% правильных ответов

3 - 70% правильных ответов

2 - менее 70% правильных ответов

# Библиографический список

- Гончаров Ю.И. Минералогия и петрография сырья для производства строительных материалов и технической керамики. /Ю.И. Гончаров, В.С. Лесовик, М.Ю. Гончарова, В.В. Строкова. – Белгород: Изд-во    БелГТАСМ, 2001. – 181 с.

- Торопов Н.А. Кристаллография и минералогия. / Н.А. Торопов, А.Н. Булак - Л.: Изд-во литер. по стр-ву, 1972.

- Бондарев В.П. Основы минералогии и кристаллографии. — М.: Высшая школа, 1978.

- Козлова О.Г. Рост и морфология кристаллов. — М.: Изд-во МГУ, 1972.

- Гумилевский С.А. Кристаллография и минералогия. — М.: Высшая школа, 1972.

- Миловский А.В. Минералогия и петрография. — М.: Недра, 1979.