Оглавление

6

9

9

15

15

20

21

22

25

27

27

29

30

33

34

34

36

36

41

43

44

46

49

49

51

53

54

55

55

56

57

59

Введение……………………………………………………………….…….

1. Материалы для металлических конструкций, их состав, свойства и работа…………………………………………………….....................................

1.1. Стали   для   металлических   конструкций,   их   состав   и   свойства……………………………………………………………….................

1.2. Работа стали при различных видах силовых воздействий……....

1.2.1. Работа стали на растяжение……………………………………..

1.2.2.Работа стали на сжатие …………………………………………..

1.2.3.Работа стали при сложном напряженном состоянии…….……..

1.2.4. Работа стали при изгибе, шарнир пластичности……………….

1.2.5. Работа стали при действии изгибающего момента и продольной  силы……………………………………………………………….

1.3. Влияние других факторов на работу стали ………………………

1.3.1. Неравномерное распределение напряжений. Концентрация напряжений……………………………………………………………………...

1.3.2. Работа стали при непрерывной повторной нагрузке, усталость и вибрационная прочность……………………………………………………..

1.3.3. Работа стали при повторных нагружениях выше предела текучести, наклёп, малоцикловая прочность………………............................

1.3.4 Влияние температуры…………………………………………….

1.3.5. Старение стали…………………………………………………...

1.3.6. Коррозия стали…………………………………………...………

2. Понятие об устойчивости элементов   металлических    конструкций

2.1. Устойчивость центрально-сжатых стержней……………….……

2.2. Устойчивость внецентренно-сжатых и сжато-изогнутых стержней……………………………………………………………..…….….....

2.3. Устойчивость изгибаемых элементов…………………….………

2.4. Местная устойчивость элементов металлических конструкции………………………………………………………………..……

3. Алюминиевые сплавы, их состав, свойства и особенности работы....

4. Сортамент……………………………………………………..…………

4.1. Листовая сталь………………………………………...……………

4.2. Профильная сталь……………………………………..……………

4.3. Сварные профили…………………………………..………………

5. Основы проектирования и расчёт металлических конструкций…..…

5.1 Основные требования, предъявляемые к металлическим конструкциям……………………………………………………………………

5.2. Нагрузки, действующие на конструкцию……………...…………

5.3. Предельное сопротивление материала……………………………

5.4. Расчет конструкции по предельным состояниям и сопоставление его с расчетом по допускаемым напряжениям……………

5.5. Расчет конструкции при действии многократной повторной нагрузки, проверка усталости (выносливости) металла………………...……

60

120

120

122

126

126

127

129

129

131

131

132

135

135

143

147

149

151

154

172

192

204

214

217

6.Соединение  элементов   металлоконструкций ………………………........ 62

62

62

64

67

78

79

87

91

92

99

113

116

116

121

121

123

126

127

128

130

130

132

132

133

135

135

136

140

140

149

154

173

160

164

173

- 2

- 2202

2020222444

217

6.1. Сварные соединения.............................................................................

6.1.1. Способы сварки и типы соединения……………………………

6.1.2. Типы сварных соединений………………………………………

6.1.3 Термическое воздействие сварки сварочные напряжения и деформации………………………………………………………………………

6.1.4. Расчет сварных соединений………………………………….…..

6.1.4.1. Расчет стыковых сварных швов……………………………..…

6.1.4.2. Расчет угловых сварных швов…………………………………

6.1.4.3. Расчетные сопротивления сварных соединений……………...

6.1.4.4. Конструктивные требования к сварным соединениям….........

6.1.5. Примеры расчета сварных соединений,…………………………

6.2. Болтовое и заклепочное соединение…………………………….…

6.2.1. Общая характеристика болтов и заклепок………………………

6.2.2.  Расчет болтовых и заклепочных соединений…………..………

6.3. Примеры расчета болтовых и заклепочных соединений…………

7. Балки и балочные конструкции…………………………………………

7.1. Общая характеристика балок и балочных клеток…………………

8. Колонны……………………………………………………………..……

8.1. Центрально-сжатые колонны………………………………………

8.2. Примеры расчетов центрально – сжатых колонн…………………

8.3. Конструирование и расчет узлов и деталей колонн………………

8.3.1. Оголовки колонн………………………………………………….

8.3.2. Базы колонн …................................................................................

9. Листовые конструкции………………………………………………….

9.1. Общая характеристика листовых конструкций…………………..

9.2. Основы расчёта листовых конструкций…………………………..

9.2.1. Пластины………………………………………………………….

9.2.2. Оболочки………………………………………………………….

9.3.Листовые конструкции промышленных сооружений…………….

9.3.1. Резервуары…………………………………………………………

9.3.2. Газгольдеры……………………………………………………….

9.3.3.  Бункеры и силосы………………………………………………..

9.3.4. Листовые конструкции воздухонагревателей…………………..

9.3.5. Сушильный барабан………………………………………………

9.4. Автоклав……………………………………………………………..

10.Расчет и проектирование тонкостенных сосудов.............................

10.1.Контрольное задани е 1...................................................................203

11.Конструирование и расчет бандажей и опорных станций.........205

Контрольное задание №2.....................................................................215

12. Теоретические вопросы для самопроверки………………………218

Тестовые вопросы................................................................................. 225

Задания к курсовой работе.....................................................................243.

Библиографический список.............................................................247

Введение

Крупное строительство с применением различных металлических конструкций велось во все увеличивающихся объемах до начала Отечественной войны 1941 – 1945 гг. За это время сформировались основные принципы советской школы металлостроителей: создание экономичных по расходу стали конструктивных решений при одновременном снижении трудоемкости изготовления конструкций, а также упрощении и ускорении их монтажа.

В начале 30-х гг для соединений металлических конструкций начала применяться сварка, которая к 40 - м годам получила широкое распространение. Сварка резко продвинула развитие металлических конструкций: конструкции стали легче, снизилась трудоемкость изготовления, упростились соединения и конструктивная форма.

Большую роль металлические конструкции сыграли в Великую Отечественную войну, когда требовалось в кратчайший срок возводить сооружения в отдаленных районах при острой нехватке рабочей силы. Достоинства металлических конструкций проявились и в восстановительный период: выведенные из строя металлические конструкции ремонтировались наиболее легко и с наименьшими затратами; требовалось только 15 – 20% нового металла от массы восстанавливаемых конструкций.

В послевоенный период металлические конструкции получают дальнейшее развитие. В промышленных зданиях утверждается унифицированный шаг несущих конструкций, разрабатываются типовые проекты отдельных элементов конструкций и целых сооружений. Развивается теория металлических конструкций в области их расчета, оптимального конструирования, особенностей действительной работы. Большой вклад в развитие этой теории внесли советские ученые и инженеры: почетный академик В. Г. Шухов (185З – 1939 гг.) создавший ряд оригинальных конструкций и руководивший первой специализированной организацией по проектированию металлических конструкций, проф. И. П. Прокофьев (1877 – 1958 гг.), акад. Е. О. Патон (1870 – 1953 гг.). Особая роль принадлежит проф. Н. С. Стрелецкому (1885 – 1967 гг), выдвинувшему и разработавшему ряд фундаментальных идей по предельному состоянию конструкций, основам их расчета и проектирования. Проф. Н. С. Стрелецкий являлся создателем и руководителем советской школы проектирования металлических конструкций.

К металлическим конструкциям относятся конструкции, изготовленные из прокатных профилей стали, соединённых между собой при помощи разъёмных и неразъёмных соединений.

Под термином «МК» подразумевают несущие (силовые конструкции), из которых создают каркасы зданий и различные инженерные сооружения. Сечения элементов несущих конструкций определяются, как правило, в результате расчётов, учитывающих действие различных усилий- изгибающих моментов, продольных и поперечных сил, крутящих моментов.

Кроме несущих, существуют ограждающие металлические конструкции, которые выполняют одновременно функции несущих и ограждающих.

Наука о «МК» – это теория о конструктивной форме «МК». Под конструктивной формой принимается взаимосвязанная совокупность схемы конструкции с обоснованно выбранными размерами, типами сечений, особенностями изготовления, монтажа и эксплуатации. Для расчёта «МК» используются также разделы как сопротивление материалов.

К «МК» предъявляются требования, которые можно разделить на несколько групп:

а) по назначению – «МК» должны наилучшим образом отвечать своему назначению;

б) технические - обеспечение прочности, устойчивости, жёсткости, а также надёжности или тоже, что конструкция должна безотказно работать в течение заранее заданного периода эксплуатации;

в) технологические – конструкция должна быть технологична, т.е. мало трудоёмка при изготовлении, перевозке и монтаже;

г) эксплуатационные – технологичность эксплуатации, удобство по уходу, ремонту, не допускать повреждения, коррозии;

д) экономические – экономия металла, затраты труда на всех этапах, экономия энергии. Необходимо анализировать также показатели, как металлоёмкость, энергоёмкость, трудоёмкость;

е) эстетические – необходимо заботиться о красоте и гармоничности, чтобы конструкция радовала глаз своей мощностью, красотой.

Достоинства:

- Наибольшая и одинаковая прочность при растяжении, сжатии и изгибе, высокая прочность при сдвиге;

- Высокая надёжность, благодаря однородной структуре; пластичность, предотвращающая хрупкое разрушение;

- Относительная лёгкость;

- Высокая индустриальность (может изготавливаться на заводе);

- Непроницаемость (герметичность), что важно для хранения газов и жидкостей;

- Транспортабельность;

- Возможность использования в тяжёлых условиях работы (высокие температуры, большие нагрузки);

- Меньшая подверженность механическим повреждениям;

- Хорошая приспособленность для реконструкции, усиления, крепления различных коммуникаций;

- Высокие возможности эстетического оформления, возможность создания самых различных форм;

- Простота и надёжность соединения деталей друг с другом.

Недостатки:

      - Коррозия;

      - Склонность к усталостному и хрупкому разрушению;

      - Сварочные деформации.

Область применения:

- каркасы производственных зданий;

- каркасы многоэтажных зданий (до 150 этажей);

- листовые конструкции, резервуары, бункера, корпуса, оборудование МО, трубопроводы больших диаметров и др.;

- мосты, автодороги, железные дороги, переходы;

- подъёмно- транспортное оборудование: мостовые, башенные краны и др.;

- специальные или технологические конструкции: затворы, ворота гидротехнических сооружений и др.;

- высотные сооружения- башни, мачты и др.;

- ограждающие конструкции, лестницы, площадки.

В зависимости от вида конструкции различают системы: стержневые и сплошные.

К стержневым, состоящим из балок, ферм и колонн, относятся: каркасы зданий, сооружений, мосты, ангары, мачты, башни, нефтяные вышки и др.

К сплошным, различные виды листовых конструкции: газгольдеры, резервуары, бункера, трубы и трубопроводы большого диаметра, специальные конструкции для различных отраслей хозяйства.

1. Материалы для металлических конструкций, их   состав, свойства и работа

В строительных металлических конструкциях применяются прокатная сталь (более 95%), отливки из стали и серого чугуна для опорных устройств тяжелых конструкций (менее 1%) и алюминиевые сплавы (менее 5%).

1.1. Стали для металлических конструкций, их состав и свойства

Сталь – это сплав железа с углеродом (углерода до 2%) и незначительным количеством примесей (которые не вводятся преднамеренно, а попадают из руды или образуются в процессе выплавки) и легирующих компонентов (которые вводятся для улучшения свойств стали).

В зависимости от содержания легирующих компонентов стали делятся на четыре группы:

- углеродистые – легирующие элементы специально не вводятся;

- низколегированные – суммарное содержание легирующих элементов до 2,5%;

- среднелегированные – легирующих компонентов 2,5 – 10%;

- высоколегированные – легирующих компонентов более 10%.

В строительных металлоконструкциях применяется углеродистая, низколегированная и в незначительном количестве среднелегированная сталь.

Углеродистая сталь в зависимости от содержания углерода подразделяется на:

а)	низкоуглеродистую с содержанием углерода до 0,25%;

б)	среднеуглеродистую с содержанием углерода 0,25 – 0,6%;

в)	высокоуглеродистую с содержанием углерода 0,6 – 2%.

Для строительных конструкций применяется низкоуглеродистая сталь (нехрупкая и хорошо свариваемая), средне и высокоуглеродистые стали (конструкционные и инструментальные) используются в других отраслях промышленности.

По способу выплавки стали подразделяются на мартеновские и конверторные. Современные методы выплавки конверторной стали с продувкой кислородом позволяют получить сталь, близкую по качеству к мартеновской. Поэтому при поставке углеродистых сталей способ их выплавки не различают.

Для оценки свойств и качества сталей основными техническими характеристиками, необходимыми металлисту, являются их механические свойства и химический состав.

Механические свойства стали характеризуют следующие основные показатели:

- Предел текучести σт, характеризующий напряжение, до достижения которого можно считать металл работающим упруго и пользоваться методами расчета по упругой стадии материала. Предел текучести является началом границы пластической стадии работы металла, его текучести, т. е. началом возрастания деформаций при неизменной нагрузке.

- Временное сопротивление (предел прочности) σв, характеризующее условное напряжение разрыва растянутого образца (отношение разрушающей нагрузки к первоначальной площади сечения). Временное сопротивление характеризует прочность стали.

- Относительное удлинение ε – отношение приращения длины образца после разрыва к ее исходному значению. Различают два относительных удлинения: для длинного круглого образца (lрасч = 10d) –  - δ10 и для короткого (lрасч = 5d) – δ5. Относительное удлинение характеризует пластические свойства стали.

4.	Ударная вязкость αн – работа, затраченная на разрушение специального образца ударным изгибом. Ударная вязкость характеризует склонность стали к переходу в хрупкое состояние, а так как эта склонность зависит от структуры стали, ее чистоты и однородности, то по значению ударной вязкости оценивают и эти качества. Испытания на ударную вязкость могут проводиться при нормальной температуре t = 20°С, а также при отрицательных температурах t = –20°С, t = –40°С, t = –70°С и после механического старения. При отрицательных температурах и после механическою старения склонность стали к переходу в хрупкое состояние увеличивается и значение ударной вязкости уменьшается.

5. Изгиб в холодном состоянии на 180°. Это испытание характеризует пластические свойства стали и склонность ее к трещинообразованию.

Химический состав стали характеризуется процентным содержанием в ней различных компонентов и примесей.

Углерод (У) – повышает предел текучести и временное сопротивление стали, однако пластичность и свариваемость стали уменьшаются. Поэтому в строительных конструкциях применяют только низкоуглеродистые стали с содержанием углерода до 0,22%.

Кремний (С) – раскисляет сталь, поэтому его количество возрастает от кипящей к спокойной стали, он, как и углерод, но в меньшей степени увеличивает предел текучести и временное сопротивление, однако несколько ухудшает свариваемость, стойкость против коррозии и сильно снижает ударную вязкость. Вредное влияние кремния может компенсироваться повышенным содержанием марганца.

Марганец (Г) – увеличивает предел текучести и временное сопротивление стали, незначительно снижая ее пластические свойства и мало влияя на свариваемость.

Медь (Д) – несколько повышает прочность стали и увеличивает стойкость ее против коррозии. Избыточное (более 0,7%) содержание меди способствует старению стали.

Алюминий (Ю) – хорошо раскисляет сталь, нейтрализует вредное влияние фосфора, несколько повышает ее ударную вязкость.

Азот (А) – в несвязанном состоянии увеличивает хрупкость стали, особенно при низких температурах, и способствует ее старению. В химически связанном состоянии с алюминием, ванадием, титаном и ниобием азот, образуя нитриды, становится легирующим элементом, улучшающим структуру стали и ее механические свойства.

Никель (Н), хром (X), ванадий (Ф), вольфрам (В), молибден (М), титан (Т), бор (Р) являются легирующими компонентами, улучшающими те или иные механические свойства стали; применение их для сталей, используемых в строительстве, ограничивается дефицитностью и высокой стоимостью.

Ряд примесей является вредным для сталей, сильно ухудшая ее конструкционные качества.

Фосфор – резко уменьшает пластичность и ударную вязкость стали, а также делает ее хладноломкой (хрупкой при отрицательных температурах).

Сера – несколько уменьшает прочностные характеристики стали и, главное, делает ее красноломкой (хрупкой и склонной к образованию трещин при температуре 800 – 1000°С), что влечет за собой появление сварочных трещин.

Кислород, водород и азот, которые могут попасть в расплавленный металл из воздуха и остаться там, ухудшают структуру стали и способствуют увеличению ее хрупкости.

В зависимости от механических свойств (предела текучести и временного сопротивления) все стали, применяемые для строительных конструкций, подразделяются на классы прочности (классы стали). Таких классов семь: С 38/23, С 44/29, С 46/33, С 52/40, С 60/45, С 70/60 и С 85/75 [принятые обозначения: С – сталь, цифра в числителе – временное сопротивление, в знаменателе – предел текучести стали по ГОСТ в кг/мм2 или, что то же, кН/см2)].

По прочности все стали условно делят на три группы:

обычной прочности – низкоуглеродистые стали класса С 38/23;

стали повышенной прочности – низколегированные стали классов С 44/29, С 46/33, С 52/40;

стали высокой прочности – низколегированные и среднелегированные стали классов С 60/45, С 70/60, С 85/75.

Повышение механических свойств стали достигается также термической обработкой: нормализацией (нагрев проката до температуры образования аустенита с последующим охлаждением на воздухе, что приводит к упорядочению структуры стали и снятию внутренних напряжений), закалкой (нагрев стали выше температуры фазового превращения с последующим быстрым охлаждением, что приводит к повышению прочности стали в результате изменения ее структуры) и отпуском (нагрев до температуры, при которой происходит образование желательной структуры с последующим медленным охлаждением). Ряд сталей повышенной и высокой прочности подвергается термической обработке.

Значения предела текучести и временного сопротивления стали зависят от ее толщины. С увеличением толщины проката сталь становится менее пластичной и предел текучести и временное сопротивление ее уменьшается.

Углеродистые стали обыкновенного качества поставляют по ГОСТ 380 - 94. Стали с одинаковым химическим составом и механическими свойствами составляют одну марку стали.

В зависимости от степени раскисления различают спокойную, полуспокойную и кипящую стали. Остывание спокойной стали при разливе ее в изложницы происходит спокойно, без бурного выделения содержащихся в ней газов и образования газовых пузырей, приводящих впоследствии к внутренним порокам и расслоению металла при прокате. Спокойная сталь имеет лучшую структуру и однородное строение. Эти показатели в полуспокойной и кипящей сталях соответственно ниже, поэтому для ответственных конструкций с большими усилиями, а также при знакопеременных и вибрационных воздействиях применяют спокойную сталь, а в менее ответственных – полуспокойную и кипящую.

В зависимости от назначения и гарантируемых характеристик углеродистая сталь подразделяется на три группы:

группа А – гарантируются механические свойства,

группа Б – гарантируется химический состав;

группа В – гарантируются механические свойства и отдельные требования по химическому составу.

В строительных конструкциях применяется преимущественно сталь группы В, так как для обеспечения прочности необходима гарантия механических свойств, а для свариваемости и высокого качества стали требуется соблюдение норм по химическому составу. Для второстепенных нерасчетных элементов конструкций иногда применяется сталь группы Б. Сталь группы А в строительных конструкциях, как правило, не применяется.

ГОСТ 380 – 94 предусмотрено изготовление низкоуглеродистой полуспокойной стали с повышенным содержанием марганца, которая обладает улучшенными физико-механическими свойствами по сравнению с обычными полуспокойными сталями.

В зависимости от нормируемых показателей стали всех групп подразделяют на категории, табл. 1 (знак « + » означает, что показатель нормируется).

Обозначения марок углеродистой стали обыкновенного качества по ГОСТ 380 – 94 приняты буквенно-цифровыми. Буквы Ст означают слово «сталь», цифры 0, 1, 2, 3, 4 и т. д. – условный порядковый номер марки в зависимости от химического состава стали и ее свойств. Для стали групп Б и В перед обозначением марки стали ставится буква Б или В. Степень раскисления стали обозначается индексами «сп» (спокойная), «пс» (полуспокойная) и «кп» (кипящая), добавляемыми к обозначению марки стали

Таблица 1. Нормируемые показатели для категорий углеродистых              сталей

| Категория стали | Марка стали всех степеней раскисления | Химический состав | Временное сопротивление | Предел текучести | Относительное удлинение | Изгиб в холодном состоянии | Ударная вязкость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | при температуре, °С |  | после механического старения |
|  |  |  |  |  |  |  | +20 | –20 |  |
| 1 2 | ВСт1 – ВСт5 ВСт2 – ВСт5 | + + | + + | – + | + + | + + | – – | – – | – – |
| 3 | ВСт3 – ВСт4 | + | + | + | + | + | + | – | – |
| 4 5 6 | ВСт3 | + | + | + | + | + | – | + | – |
|  |  | + | + | + | + | + | – | + | + |
|  |  | + | + | + | + | + | – | – | + |

Для обозначения полуспокойной стали с повышенным содержанием марганца после номера марки ставят букву Г. Для обозначения категории стали в конце ставится ее номер (для первой категории номер не ставится). Например, обозначение ВСтЗсп5 соответствует марке стали 3, спокойной, группы В, 5-й категории; обозначение ВСтЗГпс5 – соответствует марке стали 3 с повышенным содержанием марганца, полуспокойной, 5-й категории; обозначение Ст1кп – марке стали 1, кипящей, группы А, 1-й категории.

Наиболее распространенной в строительных металлических конструкциях является сталь марки СтЗ. Сталь 3 обладает достаточно высоким пределом текучести σт=23 – 24 кН/см2, пластична, хорошо сваривается, надежно работает при различных силовых воздействиях.

В целях унификации применения и упрощения заказа требуемой стали Нормами проектирования предусмотрено применение в строительных конструкциях низкоуглеродистых сталей только следующих способов выплавки и категорий:

полуспокойной – 6-й категории (ВСтЗпсб);

спокойной и полуспокойной с повышенным содержанием марганца – 5-й категории (СтЗсп5, ВСтЗГпсб);

кипящей – 2-й категории (ВСтЗкп2).

По ГОСТ 6713 – 53 поставляются углеродистые стали повышенного качества марок СтЗмост и М16С, содержащие меньше вредных примесей. Эти стали предназначены для строительства мостов, но иногда их применяют для особо ответственных конструкций промышленных и гидротехнических сооружений.

Как уже отмечалось, специальной термической обработкой можно улучшить механические свойства углеродистых и низколегированных сталей, повысив их прочность без большого снижения пластичности. В настоящее время по ОСТ 14637 – 89 поставляется сталь СтТпс и ВСтТсп с пределом текучести 29 кН/см2, получаемая на основе углеродистой стали.

Низколегированные и среднелегированные стали поставляются по ГОСТ 19281 – 73 и ГОСТ 19282 – 73 и по специальным техническим условиям (ЧМТУ). Обозначение марок низколегированных сталей построено по следующему принципу: первые цифры обозначают среднее количество углерода в сотых долях процента, буквы показывают наличие легирующих компонентов, цифры за буквами указывают количество легирующего компонента в целых процентах (цифра 1 обычно не проставляется); если легирующего компонента меньше 0,3%, то он в обозначение марки не вводится. Например, марка 10ХСНД обозначает сталь со средним содержанием углерода 0,1%, легированную хромом, кремнием, никелем и медью в количествах более 0,3% и менее 1%Т сталь 14Г2 содержит в среднем 0,14 % углерода и до 2% марганца.

При применении литья в строительных металлических конструкциях (например, литые опорные устройства тяжелых конструкций) употребляется сталь для отливок по ГОСТ 977 – 65* марок 15Л, 25Л, 35Л и 45Л или серый чугун для отливок по ГОСТ 1412 – 70 марок С12 – 28, С15 – 32, С18 – 36, С24 – 44, С28 – 48.

1.2. Работа стали при различных видах силовых                    воздействий

Работа стали характеризуется поведением ее при возрастающем действии нагрузки вплоть до разрушения. В зависимости от вида силового воздействия, характера напряженного состояния и других условий загружения работа стали под нагрузкой неодинакова. Поведение стали под нагрузкой очень наглядно отображается диаграммами, на которых по оси ординат откладывается напряжение в образце, а по оси абсцисс – соответствующее этому напряжению удлинение образца.

1.2.1. Работа стали на растяжение

Подвергнем образец стали растяжению силой F , кН, и замерим получившееся удлинение образца Δl (рис. 1, а). Увеличивая силу и замечая соответствующие удлинения, можно построить диаграмму работы стали на растяжение. Для удобства сравнения диаграмма строится в относительных величинах: напряжение в образце и его относительное удлинение.

σ=PА и ε=Δll			(1)

где σ - напряжение в образце, кН/см2; А - первоначальная площадь сечения образца, см2; ε - относительное удлинение; l - первоначальная длина образца.

Диаграмма работы на растяжение низкоуглеродистой стали 3 приведена на рис. 1.

Связь между напряжением и удлинением на начальном этапе испытания следует закону Гука

σ=Eε			(2)

где Е - коэффициент пропорциональности между напряжением и удлинением, носящий название модуля упругости и равный для стали                              21 000 кН/см2.

Геометрически модуль упругости представляет собой тангенс угла наклона диаграммы к оси абсцисс. Линейная связь между напряжением и удлинением сохраняется до величины напряжений примерно 20 кН/см2 и соответствует пределу пропорциональности σпц (см. рис. 1, а). Несколько выше этой точки лежит предел упругости σуп, соответствующий такой деформации, которая практически полностью исчезает после разгрузки образца. Предел упругости ограничивает область упругой работы материала. При дальнейшей нагрузке образца модуль упругости стали уменьшается (криволинейная часть диаграммы) и при напряжении около 24 кН/см2 становится равным нулю (начало горизонтального участка диаграммы). Это напряжение называется пределом текучести σт. В дальнейшем образец продолжает удлиняться без приложения дополнительной нагрузки, т. е. как бы «течет».

Рис.1 Диаграмма иработы нзкоуглеродистой стали на                        растяжение.

а-действительная; 1- отнесенная к первоначальной площади сечения образца; 2 – с учетом уменьшения площади; б – упрощенная (идеализированная)

Область работы материала между напряжениями σуп и σт является областью упругопластической работы. Горизонтальный участок диаграммы называется площадкой текучести. При относительном удлинении образца около 2,5% «течение» заканчивается и материал становится снова несущеспособным, он как бы самоупрочняется (область самоупрочнения).

При дальнейшем увеличении нагрузки удлинения продолжают нарастать, в образце образовывается шейка (местное сужение) и при относительном удлинении 20 – 25% происходит разрыв.

Рис. 2. Микроструктура низкоуглеродистой стали

Наибольшее условное напряжение, достигнутое в образце (точка σв≈40 кН/см2 для стали 3), называется временным сопротивлением (пределом прочности) стали. Напряжение называется условным потому, что прикладываемую к образцу силу

делят на первоначальную площадь образца без учета его сужения. Поэтому и всю диаграмму иногда называют условной. Истинные напряжения в образце (с учетом уменьшения его площади поперечного сечения в процессе испытания) показаны на рис. 1 пунктиром.

Из диаграммы видно, что упругая область работы стали составляет примерно 1/200 часть упругопластической и здесь содержится большой резерв прочности. Значительная зона пластической работы позволяет при расчетах металлических конструкций заменять действительную диаграмму упрощенной диаграммой работы идеально упругопластического материала (см. рис. 1, б).

По своей структуре низкоуглеродистая сталь является однородным кристаллическим телом, состоящим из зерен (кристаллов) феррита, занимающих почти весь объем стали, а также перлитовых и цементитовых включений между зернами феррита и по его граням.

ε=Δll⋅100%	 		  (3)

На рис. 2 показана микроструктура низкоуглеродистой стали, полученная на шлифе стали путем его травления, где зерна феррита имеют светлую окраску, а перлита и цементита   темную.

Феррит представляет собой кристаллы чистого железа, он мягок и пластичен, предел текучести его равен примерно 10 кН/см2, предел прочности 25 - 30 кН/см2, относительное удлинение около 50%.

Цементит представляет собой химическое соединение железа с углеродом Fe3C (карбид железа). Цементит очень тверд, прочен и упруг.

Его предел прочности 80 – 100 кН/см2 при удлинении всего 1 %. Перлит является смесью цемента Fe3C с ферритом, образующейся по границам зерен феррита. Механические характеристики перлита занимают среднее положение: предел прочности 60 – 80 кН/см2, удлинение – 5 – 20%.

Вкрапления и прослойки перлита, обволакивая зерна феррита, создают как бы жесткую и упругую «сетку» вокруг мягкого и пластичного феррита. Такое строение стали объясняет ее работу под нагрузкой и ее пластические свойства.

Структура низколегированных и среднелегированных сталей похожа на структуру низкоуглеродистой стали. Прочностные свойства низколегированных сталей повышаются благодаря введению различных легирующих элементов, которые входят в твердый раствор с ферритом стали и этим его упрочняют. Некоторые легирующие добавки, кроме того, образуют различные карбиды и дополнительно упрочняют сетку прослоек между зернами феррита.

Своеобразная картина работы стали определяется особенностями ее строения.

Если подвергнуть растяжению монокристалл феррита, то схематично его деформацию – можно представить в виде скольжения относительно друг друга его частей (рис. 3, а). Объясняется это тем, что сдвинуть одну часть кристалла относительно другой значительно легче, чем оторвать. Этому способствует то, что в реальных кристаллах есть различные дефекты кристаллической решетки, из-за которых сопротивление сдвигу одной части кристалла по отношению к другой уменьшается в тысячи раз. На рис. 3, б показан монокристалл, не имеющий дефектов строения. При сдвиге его верхней части атомы, примыкающие к линии сдвига, будут одновременно все одинаково противодействовать этому сдвигу, так как до сдвига они находились в положении устойчивого равновесия, соответствующего минимуму энергии. Другая картина получится при сдвиге части кристалла, имеющего какой-либо дефект строения решетки, рис. З, в.

Рис. 3. К работе стали

а – схема деформации монокристалла при растяжении; б – сдвиг по монокристаллу, не имеющему дефектов; в – то же, с дефектом строения кристаллической решетки

В этом случае атомы, примыкающие к линии сдвига, будут сопротивляться сдвигу по - разному, вплоть до отсутствия сопротивления и даже помощи сдвигу (те атомы, которые в искаженной кристаллической решетке отклонены в сторону, противоположную сдвигу).

Различные дефекты строения кристаллической решетки монокристалла называются дислокациями. Эти дефекты возникают при отсутствии атомов в узлах решетки (вакансии), «лишних» атомов, расположенных вне узлов решетки (межузельных или внедренных атомов), смещениях одной части решетки относительно другой (винтовая дислокация) и т. д.

Учитывая это, работу стали при растяжении можно представить в следующем виде. Сначала до предела пропорциональности (σпц) происходят упругие деформации, пропорциональные действующей нагрузке, в виде упруговозвратимого искажения атомной решетки. Затем в отдельных зернах феррита по благоприятно расположенным плоскостям, имеющим дислокации, проявляются отдельные сдвиги, пропорциональность между напряжениями и деформациями нарушается (деформации растут быстрее напряжений, участок между σпц и σт). При дальнейшем повышении напряжения сдвиги в отдельных кристаллах развиваются в линии сдвига, приводящие к большим деформациям при постоянном напряжении, и тем самым обусловливается площадка текучести. В зернах феррита происходят необратимые сдвиги по плоскостям скольжения. Поэтому после снятия нагрузки возвратится только имеющаяся упругая деформация (линия разгрузки пойдет параллельно линии нагрузки), а необратимая останется, приводя к остаточным деформациям.

При дальнейшем нагружении деформацию в кристаллитах феррита начинает сдерживать перлитовая сетка по границам кристаллов, линии сдвигов должны обтекать или ломать перлитовые включения, для чего необходимо повышение напряжений, чем и объясняется возрастающая несущая способность  стадия самоупрочнения. При дальнейшем возрастании напряжений деформации удлинения и поперечного сужения начинают концентрироваться в более слабом месте, образуя шейку. Сечение в шейке интенсивно уменьшается, что приводит к дополнительному повышению напряжений в месте сужения, и в результате исчерпания сил межатомного взаимодействия происходит разрыв.

Площадка текучести свойственна сталям с содержанием углерода 0,1 – 0,3%. При меньшем содержании углерода перлитовых включений мало и они не могут оказать сдерживающего влияния по зернам феррита, при большем  перлитовые включения полностью блокируют зерна феррита и не дают проявиться в них существенным сдвигам.

Диаграмма работы материала при растяжении очень наглядно характеризует его поведение под нагрузкой. Ввиду простоты и четкости испытания на растяжение показатели предела текучести, временного сопротивления и относительного удлинения при растяжении, замеренные при нормальной температуре t = 20° С, являются главными характеристиками механических свойств металла и приводятся в стандартах на соответствующие марки стали.

1.2.2. Работа стали на сжатие

Под работой стали на сжатие понимают работу на сжатие коротких элементов, которые не могут потерять устойчивость. Напряжение в сжатом элементе определяют так же, как и в растянутом:    σ =F/A Мпа. Диаграмма работы стали на сжатие показана на рис. 4. Там же для сравнения пунктиром нанесена диаграмма работы стали на растяжение.

Вначале сталь при сжатии ведет себя так же, как и при растяжении: тот же модуль упругости, совпадение пределов пропорциональности, упругости и текучести. В дальнейшем происходит раздвоение диаграмм: временное сопротивление сжатию получить у мягких малоуглеродистых сталей не удается, материал сплющивается, воспринимая все большую нагрузку. В последующем у мягких сталей появляются трещины по периметру образца, высокоуглеродистые хрупкие стали разрушаются по наклонным плоскостям.

Ввиду того что в упругой и упруго-пластической стадиях работы сталь при растяжении и сжатии ведет себя одинаково, соответствующие расчетные характеристики ее принимаются также одинаковыми. Повышенная несущая способность при сжатии в области самоупрочнения используется при работе стали на смятие (сжатие коротких элементов, которые не могут потерять устойчивость); в этом случае расчетное сопротивление принимается более высоким, чем при растяжении и сжатии.

1.2.3. Работа стали при сложном напряженном состоянии

Сложное напряженное состояние характеризуется наличием двух или трех взаимно перпендикулярных главных нормальных напряжений σ1, σ2 и σз, действующих одновременно.

Рассмотрим двухосное (плоскостное) напряженное состояние, когда σ1 = 0, σ2 ≠ 0, а σз = 0. В случае растяжения в двух направлениях (рис. 5, кривая 1) наблюдается повышение пределов пропорциональности, текучести и прочности, исчезает площадка текучести, сильно сокращается относительное удлинение. В случае растяжения в одном направлении и сжатия в другом происходит обратная картина (рис. 5, кривая 2): уменьшаются пределы упругости, текучести и прочности, увеличивается относительное удлинение. Для сравнения со стандартными характеристиками пунктиром показана эталонная диаграмма работы стали при обычном одноосном растяжении (кривая 3). Характер диаграммы работы стали зависит от соотношений главных напряжений σ1 и σ2 Наиболее «жестко» сталь работает при σ1 = σ2 и наиболее пластично при σ1 =  σ2 (чистый сдвиг). Другие соотношения σ1 и σ2 дадут соответственно промежуточные диаграммы. Однозначное двухосное напряженное состояние, приводящее к повышению предела текучести и сокращению пластичности стали, является неблагоприятным, способствующим хрупкому разрушению стали, и, наоборот, разнозначное напряженное состояние благоприятно, так как дает повышенную пластичность.

В случае трехосного (объемного) напряженного состояния, когда σ1 ≠ 0, σ2 ≠ 0 и σз ≠ 0, напряжение σ3 усугубляет картину работы стали, описанную выше: если напряжение σз имеет тот же знак, что σ1 и σ2, то материал работает еще более упруго и жестко При трехосном растяжении разрушение происходит упруго от отрыва (заметим, что при трехосном равномерном сжатии разрушить металл не удается). Если напряжение σз имеет другой знак, то еще более облегчается переход в пластическую стадию работы.

Таким образом, работа стали существенным образом зависит от напряженного состояния, которое предопределяет условия перехода его в пластическое состояние. Переход в пластическое состояние изучается в теориях прочности.

Для металлических конструкций широкое применение получила и принята Нормами проектирования энергетическая теория прочности. Согласно этой теории, переход в пластическую стадию работы происходит при достижении приведенным напряжением σпр величины предела текучести σт материала: при σпр<σт – упругая работа, при σпр>σт – пластическая работа.

В общем случае объемного напряжения состояния приведенные напряжения в зависимости от нормальных σx, σу и σz и касательных τху, τyz и τzx напряжений определяются выражением

σпр=σx2+σy2+σz2−(σxσy+σyσz+σzσx)+3(τxy2+τyz2+τzx2)   (4)

Приведенное напряжение можно рассматривать как напряжение одноосного напряженного состояния, эквивалентного по переходу материала в пластическую стадию данному сложному напряженному состоянию.

1.2.4. Работа стали при изгибе шарнир пластичности

Зависимость между напряжением и относительным удлинением стали при  изгибе имеет примерно такой же вид, как при растяжении (см. рис. 2). Наблюдается некоторое повышение предела текучести в начале диаграммы или даже образование небольшого «зуба». Кроме того, имеется незначительное расхождение в части диаграммы, соответствующей стадии самоупрочнения, что объясняется неравномерным распределением напряжений по сечению при изгибе. Однако в пределах упругой и пластической части диаграммы этими различиями пренебрегают и считают диаграммы работ стали на растяжение и изгиб одинаковыми.

Как известно, напряжения при изгибе в упругой стадии распределяются в сечении по линейному закону (рис. 6, а). Напряжения в крайних волокнах для симметричного сечения определяются формулой

σ=±M/W

(5)

где М – изгибающий момент; W – момент сопротивления сечения.

Рис. 4 Диаграмма работы стали на сжатие (кривая 1) и эталонная диаграмма растяжения (кривая 2)

Рис. 5. Диаграмма работы стали при сложном напряженном состоянии

1 – σ1 и σ2 имеют одинаковые знаки; 2 – σ1 и σ2 имеют разные знаки; 3 – эталонная диаграмма одноосного растяжения

С увеличением нагрузки (или изгибающего момента М) напряжения будут увеличиваться и достигнут значения предела текучести (рис. 6). Ввиду того что предела текучести достигли только крайние волокна сечения, а соединенные с ними менее напряженные волокна могут еще работать, несущая способность элемента не исчерпана и изгибающий момент можно еще увеличивать.

С дальнейшим увеличением изгибающего момента будет происходить удлинение волокон сечения ε, однако напряжения не могут быть больше σт и эпюра напряжений примет вид, показанный на рис. 6, в. Предельной эпюрой будет такая, в которой верхняя часть сечения до нейтральной оси равномерно сжата напряжением σТ, а нижняя растянута такими же напряжениями (рис. 6, г). Несущая способность элемента при этом исчерпывается, а он может как бы поворачиваться вокруг нейтральной оси без увеличения нагрузки; образуется шарнир пластичности. Предельный момент, отвечающий шарниру пластичности,

Рис 6. Образование шарнира пластичности при изгибе

Mпр=σТydF=σT2s

где s - статический момент половины сечения относительно оси, проходящей через центр тяжести.

Выразим предельный момент, отвечающий появлению текучести на крайних волокнах, из формулы (5) (упругая стадия работы)

Mпрупр=σТW

и приведем к такому же виду предельный момент, отвечающий шарниру пластичности,

Mпр=σТ2S=σTWпл

Здесь 2S играет роль момента сопротивления и по аналогии называется пластическим моментом сопротивления:

Wпл = 2S

Пластический момент сопротивления, а следовательно, и предельный момент, отвечающий шарниру пластичности, больше упругого. Для прямоугольного сечения Wпл = 1,5W, для прокатных двутавров и швеллеров Wпл = (1,12–1,13)W.

Исходя из этого, строительными нормами и правилами на проектирование стальных конструкций (СНиП 11 – В.3 – 72) для прокатных и сварных разрезных балок постоянного сечения из стали классов С 38/23 – С 60/45, несущих статическую нагрузку, разрешается допускать развитие изгиба по формуле (5) введением вместо упругого момента сопротивления пластического. Пластический момент сопротивления равен удвоенному статическому моменту половины площади сечения относительно оси, проходящей через центр тяжести всего сечения.

Для прокатных двутавровых балок и швеллеров расчетный осевой момент сопротивления принимается Wпл = 1,12W при изгибе в плоскости стенки и Wпл = l,2W при изгибе параллельно полкам. Если в балке есть зона чистого изгиба, то расчетный осевой момент сопротивления берется равным полусумме упругого и пластического Wпл = ½(W+2S) несколько в запас прочности, чтобы уменьшить прогиб балки.

Пластические деформации пронизывают не только наиболее напряженное сечение балки в месте наибольшего изгибающего момента, но и распространяются по длине балки. На рис. 6 показана зона пластичности в балке при изгибе.

Обычно в изгибаемых элементах кроме нормальных напряжений от изгибающего момента есть еще и касательные напряжения от поперечной силы. Поэтому условие начала перехода металла в пластическое состояние в этом случае должно определяться приведенными напряжениями σпр по формуле (4). Учитывая, что все напряжения в формуле (4), кроме ох и хху, при изгибе балок равны нулю,

σпр=σ2+3τ2≤R			(6)

где R – расчетное сопротивление стали, равное наименьшему значению предела текучести стали, установленному нормами для расчета металлоконструкций.

Как уже отмечалось, начало текучести в крайних фибрах сечения еще не исчерпывает несущей способности изгибаемого элемента. При совместном действии σ и τ предельная несущая способность примерно на 15% выше, чем при упругой работе, и условие образования шарнира пластичности записывается в виде

σпр'=σ2+3τ2≤1,15R		(6')

при этом касательные напряжения должны быть τ≤0,6R.

1.2.5. Работа стали при действии изгибающего момента и продольной силы

При действии изгибающего момента и продольной силы (растягивающей или сжимающей, но в коротком, не теряющем устойчивости элементе) также происходит образование шарнира пластичности, но со смещенной нейтральной осью.

Напряжения в верхних и нижних волокнах сечения при действии момента М и продольной силы N определяются в упругой стадии (рис. 7. а) по формулам:

σв=NА+MW				(7)

σн=NА−MW	                         			(8)

При возрастании продольной силы или момента напряжения σв будут возрастать и достигнут предела текучести σт (рис. 7, б), после чего остановятся в своем развитии. При дальнейшем возрастании нагрузки начнется распространение пластичности по верхней части сечения, напряжения σн также достигнут предела текучести и пластичность начнет распространяться по нижней части сечения (рис. 7, в). Предельному состоянию будет отвечать эпюра напряжений, показанная на рис. 7, г. Дальнейшее увеличение момента уже невозможно без уменьшения продольной силы, и наоборот.

Из рис. 6 видно, что разность сжатой и растянутой площадей эпюры напряжений определяет предельную продольную силу. Nпр=σтА2

Предельный момент определяется двумя равновеликими площадями А1 у верхней и нижней частей сечения:

Mпр=N1e=σTА1e

где е - расстояние между центрами тяжести площадей А. Очевидно, что несущая способность элемента, подверженного действию момента и продольной силы, при развитии пластичности по сечению выше, чем при достижении текучести только на крайних волокнах.

Рис 7. Образование шарнира пластичности при изгибе с продольной силой

Нормами проектирования разрешается принимать при расчете таких элементов пластический момент сопротивления Wпл. При этом величины изгибающего момента, продольной силы и расчетного сопротивления стали R должны отвечать соотношению

NAR23+MWплR≤1			(9)

или,

NAR23+MxWпл,xR+MyWпл,yR≤1		     (9')

при действии изгибающих моментов в обеих плоскостях.

1.3. Влияние других факторов на работу стали

Рис. 8. Концентрация напряжений

a – траектория напряжений в растянутой полосе; б – изменение диаграмм работы стали; 1 – без концентраторов напряжения (упругопластическая работа); 2 – с концентратором; 3 – с острым концентратором (хрупкая работа)

Кроме силовых воздействий на работу стали оказывают существенное влияние характер распределения напряжений, повторность и знакопеременность нагрузки, температура, время и т. д. Некоторые из этих факторов приводят к уменьшению пластичности стали и способствуют переходу ее в хрупкое состояние, очень опасное для конструкции, некоторые снижают прочность, некоторые приводят к преждевременному разрушению. Эти факторы необходимо учитывать при проектировании металлических конструкций.

1.3.1. Неравномерное распределение напряжений. Концентрация напряжений

Если в напряженном элементе есть отверстия, выточки, местные сужения, резкий переход от одного сечения к другому, то силовой поток внутри элемента в этих местах будет сгущаться и искривляться, обходя препятствия. Напряжения y этих мест будут распределены неравномерно, величина наибольших пиковых напряжений будет значительно больше среднего, равномерно распределенного напряжения.

На рис. 8, а показаны траектории главных напряжений, иллюстрирующие силовой поток в гладкой растянутой полосе, полосе с круглым отверстием, острой щелью и в полосе с острыми надрезами. Площадь нетто, т. е. фактическая рабочая площадь сечения с вычтенными отверстиями и вырезами по сечению 1–1 у всех полос одинакова. Под каждой полосой показаны эпюры нормальных напряжений вдоль σх и поперек σу полосы в сечении 1–1.

Главное напряжение на искривленной траектории может быть разложено на два взаимно перпендикулярных направления, поэтому криволинейным траекториям всегда соответствует сложное напряженное состояние - плоскостное или объемное. Как уже отмечалось, при сложном напряженном состоянии в случае однозначных напряжений увеличиваются пределы текучести и прочности и сильно сокращается относительное удлинение, материал работает более хрупко. Чем острее надрез или выточка, тем больше пиковые напряжения и искривление силовою потока, а также тенденция перехода стали в хрупкое состояние (рис. 8, 6).

Факторы, вызывающие искривление плавного силового потока (отверстия, щели, надрезы, утолщения) называют концентраторами напряжений, у таких мест происходит концентрация напряжений. Отношение максимального напряжения в месте концентрации к условному, равномерно распределенному в данном сечении напряжению называется коэффициентом концентрации. Коэффициент концентрации у круглых отверстий и полукруглых выточек равен 2–3, у острых щелей и надрезов он значительно выше.

Большое количество разрушений металлических конструкций связано с явлением концентрации напряжений и переходом стали в хрупкое состояние. Определить расчетом величину напряжений у очагов концентрации чрезвычайно трудно. Поэтому чтобы предотвратить разрушение от концентрации напряжений и переход стали в хрупкое состояние, необходимы конструктивные мероприятия, обеспечивающие плавное распределение силового потока.

Искажения напряженного состояния, вызванного внешней нагрузкой, вызывают также собственные или начальные напряжения, которые имеются в ненагруженном элементе. Причины возникновения собственных напряжений самые разнообразные: неравномерное остывание после сварки и прокатки, предшествующая деформация металла при правке, гибке и т. д. Собственные напряжения в пластичных строительных сталях при расчетах не учитываются, так как результирующие напряжения выравниваются при развитии пластических деформаций При проектировании сварных конструкций вредное влияние собственных напряжений в значительной степени может быть нейтрализовано конструктивными мероприятиями и правильной технологией сварки.

1.3.2. Работа стали при непрерывной повторной нагрузке. Усталость и вибрационная прочность.

Рис. 9. Кривые вибрационной прочности стали

1 – низколегированной;2 – глеродистой

При многократной (мил - лионы раз) повторной нагрузке происходит явление усталости металла и его разрушение при напряжениях, меньших, чем предел прочности и даже предел текучести. Напряжение, при котором происходит такое разрушение металла, называется вибрационной прочностью σвб.

Вибрационная прочность неодинакова для различных марок сталей. Для одной и той же марки стали, вибрационная прочность зависит от характера циклов нагрузки и их количества. Характер цикла определяется отношением наименьших по абсолютной величине напряжений к наибольшим ρ = σмин/σмакс Если напряжения сжатия равны напряжениям растяжения ρ = – 1 (с учетом знака напряжений, происходит полный симметричный цикл. Если напряжения изменяют от нуля до максимума ρ = 0, происходит полный асимметричный цикл. Вибрационная прочность при полном симметричном цикле меньше, чем при асимметричном. Вибрационная прочность уменьшается с увеличением повторений (циклов) нагрузки. Зависимость вибрационной прочности от числа циклов нагрузки имеет гиперболический характер, асимптотически приближаясь к определенной величине напряжений, называемой пределом выносливости или пределом усталости σпвб. При напряжениях, меньших, чем предел выносливости, разрушения от усталости не происходит. На рис. 9 приведены кривые вибрационной прочности для плоских образцов при полных симметричных циклах                для малоуглеродистой стали 3 и                                       низколегированной стали 15ХСНД. Как видно из рис. 9 предел выносливости σпвб для стали 3 примерно равен 17 кН/см2, что составляет примерно 0,4 предела прочности и 0,75 предела текучести, для низколегированной стали соответственно σпвб ≈ 0,35 σв или σпвб ≈ 0,6σтт. При полном асимметричном цикле вибрационная прочность у обоих типов сталей близка к пределу текучести (у низколегированных сталей она несколько ниже).

Разрушение от усталости имеет хрупкий характер. В течение длительного периода циклов нагрузки постепенно развиваются внутрикристаллические микротрещины. В дальнейшем эти микротрещины переходят на соседние кристаллы и образуют усталостные трещины. Трещины начинаются чаще всего с поверхности металла, где их появлению способствуют концентраторы напряжений от неровности поверхности. После образования усталостной трещины происходит быстрое ее развитие (она сама становится сильным концентратором напряжения) и металл хрупко разрушается по ослабленному трещиной сечению.

Вибрационная прочность зависит от наличия концентраторов напряжений и состояния поверхности. Отношение предела выносливости гладкого плоского образца σпвб к пределу выносливости образца, имеющего какие-либо концентраторы напряжений σквб ,при полном симметричном цикле называется эффективным коэффициентом концентрации β = σпвб/σквб, который всегда больше единицы.

При расчете металлоконструкций усталость металла учитывается снижением расчетного сопротивления стали, умножением на коэффициент γ≤1, значение которого зависит от рассмотренных факторов и приводится в нормах проектирования.

1.3.3. Работа стали при повторных нагружениях выше предела текучести, наклёп, малоцикловая прочность

Повторные загружения в пределах упругих деформаций (до предела упругости) не изменяют вида диаграммы работы металла; нагружение и разгрузка все время будут присходить по одной линии (рис. 10, а).Если сталь подвергнуть растяжению выше предела упругости и затем разгрузить, то разгрузка будет происходить по линии, параллельной линии упругой работы (рис. 10, б), и появится остаточная деформация ε ост. При повторном растяжении сталь будет сначала работать упруго по линии разгрузки и затем следовать по нормальному пути диаграммы однократного растяжения. Повышение упругой работы материала в результате предшествующей пластической деформации называется наклепом. Наклеп уменьшает пластичность стали, увеличивает ее хрупкость, поэтому для строительных конструкций он является нежелательным. Наклеп образуется при холодной гибке элементов, по краям пробиваемых отверстий, на кромках металла, резанного ножницами. В некоторых случаях наклеп все же используется для повышения пределов текучести и прочности, например в волоченой высокопрочной проволоке для висячих и предварительно напряженных конструкций, в холоднотянутой арматурной проволоке.

При знакопеременном нагружении металла выше предела текучести предел текучести при растяжении увеличивается, однако при последующем сжатии предел текучести на сжатие снижается и вся зона упругой работы (на растяжение и сжатие) остается примерно равной удвоенному значению предела текучести (рис. 10, в). Это свойство работы стали носит название эффекта Баушингера.

Рис. 10 Работа стали при повторных нагружениях

а – в упругой стадии, б, в – в пластической стадии

Очень опасной для элементов металлических конструкций является работа, когда циклические напряжения растяжения-сжатия превышают предел текучести. В этом случае разрушение может произойти при малом (порядка тысяч и меньше) числе циклов нагружения, и такое разрушение металла носит название малоцикловой усталости или малоцикловой прочности.

Рассмотрим диаграмму работы металла при циклических нагружениях выше предела текучести (рис. 11). Исходное нагружение (так называемый нулевой полуцикл, соответствующий однократному нагружению, показанному на рис. 11 пунктиром) исключают из рассмотрения, и характеристики диаграммы деформирования учитывают от начальной точки. При пластическом циклическом нагружении образуются петли упругопластического гистерезиса, характеризуемые шириной полупетель δ1, δ2 и т. д. Ширина этих полупетель от цикла к циклу может изменяться. Если ширина полупетель гистерезиса от цикла к циклу растет, то происходит накопление суммарной деформации. Металлы, имеющие такую диаграмму циклической работы, называются циклически разупрочняемыми. Разрушение циклически разупрочняемых металлов происходит, когда накопленная деформация станет равной соответствующей деформации при разрушении однократной нагрузкой. При разрушении образуется шейка, и оно называется квазистатическим.

Если ширина полупетель при циклическом нагружении уменьшается, то накопленная деформация стремится к постоянной величине. Металлы с такой диаграммой работы называются циклически упрочняющимися. От цикла к циклу в них накапливаются усталостные повреждения, и разрушение их является усталостным, без образования шейки.

Рис. 11. Работа стали при циклических нагружениях выше предела текучести

Если ширина петель гистерезиса при нагружениях остается постоянной, то металл относится к циклически стабильным. При этом если ширина полупетель сжатия и растяжения равна, то накопленная деформация постоянна и разрушение будет усталостным. Если ширина полупетель четного и нечетного циклов будет разной (например, при асимметричных циклах загружения), то происходит одностороннее накопление деформации и квазистатическое разрушение, когда накопленная деформация станет равной деформации однократного разрушения.

Строительные низкоуглеродистые стали относятся к циклически стабильным металлам, которые в области малоцикловой прочности могут иметь как хрупкое усталостное разрушение, так и квазистатическое. Алюминиевые сплавы в зависимости от своего состава могут относиться к циклически упрочняющимся и к циклически стабильным.

При расчете строительных конструкций на циклические воздействия регламентируется работа металла в упругой стадии, где явления разрушения от малоцикловой усталости, казалось бы, должны быть исключены. Однако действительные напряжения в элементах конструкций часто существенно отличаются от определенных расчетом вследствие идеализации расчетных схем, несовершенства методов расчета, наличия концентраторов напряжений, собственных напряжений и т. д. Особенно это относится к местным зонам и участкам конструкций с усложненной формой, концентраторами напряжений, нечеткой передачей усилий. Поэтому необходимо анализировать возможность разрушения от малоцикловой усталости и обеспечивать соответствующие конструктивные мероприятия, снижающие циклические напряжения. Аппарат для расчета малоцикловой прочности в настоящее время еще недостаточно разработан.

1.3.4. Влияние температуры

Механические характеристики стали зависят от температуры, при которой она работает.

При повышенных положительных температурах механические характеристики стали сначала изменяются незначительно, примерно при 250°С наблюдается небольшое местное увеличение предела прочности и уменьшение относительного удлинения. При температурах выше 400°С резко падают упругость и прочность, а при температурах, близких к 600°С, несущая способность стали практически исчерпывается.

При проектировании стальных конструкций принимается, что до температуры 400°С механические характеристики стали остаются постоянными, а при более высоких температурах сталь становится не несущеспособной.

При отрицательных температурах и с увеличением толщины проката повышается хрупкость стали, что особенно важно учитывать при строительстве в районах Крайнего Севера.

Строительные стали становятся хрупкими при температурах: малоуглеродистые кипящие при минус 30–35°С, малоуглеродистые спокойные при 45–50°С и низколегированные при минус 55–60°С.

Исходя из этого нормами проектирования предусмотрено применение различных сталей с учетом толщины проката и температуры, при которой будет эксплуатироваться сооружение.

1.3.5. Старение стали

С течением времени свойства стали несколько изменяются: увеличиваются пределы упругости, текучести и прочности, снижается относительное удлинение, уменьшается ударная вязкость, сталь становится более хрупкой, Это явление называется старением стали. Причина старения – постепенный переход металла в более устойчивую структуру. В кристаллитах феррита остаются растворенными углерод, азот и карбиды других элементов. Эти примеси с течением времени выделяются из твердого раствора и укрепляют прослойки между зернами феррита. Сталь в целом становится более прочной, но менее пластичной. Время старения весьма неопределенно - от нескольких дней до десятилетий Оно зависит от структуры стали (величина зерна), ее загрязненности, температуры и механических воздействий. Старению наиболее подвержены кипящие стали.

При расчетах металлоконструкций естественное старение стали не учитывается, так как повышению пределов текучести и прочности сопутствуют снижение пластичности и увеличение хрупкости. В алюминиевых сплавах старение используется для упрочнения материала.

1.3.6. Коррозия стали

В процессе работы стальные конструкции, особенно при недостаточной их защите, подвергаются воздействию коррозии.

Коррозия может быть химической, вызванной непосредственным воздействием на металл агрессивных жидкостей или газов, и электрохимической, вызванной воздействием влаги и атмосферы на поверхностный слой металла.

Скорость коррозии в чистом воздухе при небольшой его относительной влажности невелика и составляет сотые доли миллиметра толщины в год. В условиях агрессивных сред промышленных предприятий она увеличивается и может быть очень интенсивной. Известны случаи выхода из строя стальных конструкций перекрытий зданий с агрессивной средой через 15–20 лет работы, нижних частей колонн зданий через 30 лет работы.

Разрушение может быть от общей поверхностной коррозии, когда рабочая площадь уменьшается и происходит перенапряжение элемента, и от местной коррозии.

Продукт коррозии – ржавчина, имеет значительно больший объем, чем металл, из которого она образовалась. Кроме того, увлажнение вызывает разбухание ржавчины и еще большее увеличение ее объема. Ржавчина, заполняя трещины на поверхности металла, являющиеся следствием прокатки, сварки, дефектов структуры, усталости металла и других причин, и затем, увеличиваясь в объеме расширяет и углубляет их, ослабляя сечение конструкции и образуя концентраторы напряжений. Развиваясь между склепанными элементами, ржавчина вызывает местные вздутия и даже отрыв головок заклепок

В узких щелях конструкций при наличии в них влаги и пыли возможно образование коррозии в виде раковины, заполненной ржавчиной. Такие раковины могут иметь довольно большие размеры и представлять опасность для несущей способности элемента.

Основными мероприятиями по борьбе с коррозией металлоконструкций являются:

- проектирование металлических конструкций без узких щелей, пазух, с формой сечений элементов, хорошо обтекаемой воздушными струями, не удерживающих пыли, открытых для окраски;

- высококачественная огрунтовка изготовленных конструкций и последующая их окраска правильно выбранными лакокрасочными покрытиями;

- периодическая окраска металлических конструкций в процессе эксплуатации (обычно через 3–6 лет работы).

2. Понятие об устойчивости элементов металлических конструкций

Исчерпание несущей способности в элементах металлических конструкций может произойти не только в результате разрушения материала, но и в результате потери ими устойчивости. Потеря устойчивости свойственна относительно тонким и гибким элементам при наличии в них сжимающих напряжений.

Явление потери устойчивости характеризуется тем, что при увеличении нагрузки после достижения в элементе определенной величины напряжений происходит резкое нарастание искривления элемента, отклонение его от первоначальной формы равновесия, сопровождающееся падением несущей способности.

Те силовые воздействия или напряжения, при которых происходит отклонение от первоначальной устойчивой формы равновесия, называются критическими: F кр, Мкр, σкр.

Вопросы потери устойчивости в металлических конструкциях имеют очень большое значение. Падение несущей способности элементов при потере устойчивости происходит весьма быстро, без заметных предварительных деформаций, что затрудняет принятие мер по усилению. Неправильный учет критических усилий в металлических конструкциях – одна из наиболее распространенных причин их повреждений и аварий.

2.1. Устойчивость центрально - сжатых стержней

Рассмотрим прямой, относительно длинный стержень, сжатый центрально приложенной силой F (рис. 12. а). При увеличении силы F стержень вначале будет оставаться прямым, и, если ему даже дать искусственно небольшое отклонение у, то после снятия причины отклонения он вернется к первоначальному прямолинейному положению (устойчивое равновесие). Объясняется это тем, что внешняя сила F не в состоянии удержать стержень в изогнутом состоянии (внутренняя потенциальная энергия изгиба стержня V в данном случае будет больше внешней работы Т, которую совершит сжимающая сила F в результате сближения концов стержня от изгиба, Т=FΔl, стержень выпрямится).

Рис. 12. Устойчивость центрально - сжатых стержней

а – расчетная схема; б – зависимость стрелки выпучивания от сжимающей силы; в – кривые критических напряжений; 1 – гипербола Эйлера; 2 – кривая критических напряжений с учетом пластической работы; 3 – кривая критических напряжений с учетом случайных эксцентриситетов

При дальнейшем увеличении внешней нагрузки F может наступить такой момент, когда V=T и будут возможны прямолинейная форма равновесия стержня и криволинейная, изгибная. В этом случае при небольшом искусственном отклонении стержня на величину у и снятии причины отклонения стержень останется изогнутым и не вернется к прямолинейному положению. В точке разветвления прямолинейной и криволинейной форм равновесия внешняя сила достигнет своего критического значения Fкр. Дальнейшее, самое незначительное увеличение силы Fкр ведет к резкому нарастанию деформаций и потере несущей способности стержня (рис. 12. б).

Критическая сила для упругого, центрально - сжатого, шарнирно - опертого по концам стержня, впервые была определена Л. Эйлером в 1744 г.:

FКР=π2EIl2				(10)

где Е – модуль упругости металла стержня; I – минимальный момент инерции сечения стержня; l – длина стержня.

Разделив критическую силу на площадь стержня, можно найти критическое напряжение в стержне

σкр=FкрAбр=π2EIl2Aбр=π2Er2l2=π2Eλ		(11)

где Абр – площадь брутто поперечного сечения стержня; r=IА – радиус инерции стержня; λ=l/r – гибкость стержня.

Из формулы (11) следует, что критические напряжения зависят только от гибкости стержня γ (π и Е – постоянные), которая определяется отношением длины стержня к радиусу инерции его сечения. Графически их величина для стали 3 изображена кривой на рис. 12. в (гипербола Эйлера).

При выводе формулы Эйлера предполагалось, что модуль упругости материала имеет постоянное значение. Поэтому для строительных сталей эта формула справедлива только для первой прямолинейной части диаграммы работы стали т. е. предела пропорциональности.

Учитывая, что для стали εЕ=21 000 кН/см2 и      σпц  = 20 кН/см2, можно из формулы (11) получить гибкость, выше которой формула Эйлера будет справедлива:

λ=π2Eσпц=3,142⋅2100020≈105

Выше предела пропорциональности при определении критических напряжений необходимо учитывать переменный пластический модуль упругости Епл (криволинейная часть диаграммы до точки σт, рис. 12), при этом задача усложняется и получить критические напряжения формулой в конечном виде не удается. Эти критические напряжения, определенные сложными математическими выкладками, изображены графически кривой 2 на рис. 12.в (ответвление от гиперболы Эйлера при гибкостях меньше 105).

Абсолютно прямолинейный стержень является идеализированной расчетной схемой. Все реальные стержни в натуре имеют неизбежные отклонения от прямолинейности (случайные эксцентриситеты f0). Поэтому с самого начала загружения центрально-сжатого стержня в нем возникает изгибающий момент M = Pf0, что ухудшает условия устойчивости стержня и снижает его критические напряжения. Величина случайных эксцентриситетов определяется статистическим изучением реальных стержней. Кривая критических напряжений для центрально-сжатых стержней из стали 3 с учетом случайных эксцентриситетов приведена на рис. 12.в (кривая 3).

Кривые критических напряжений, расположенные выше предела пропорциональности, зависят от вида диаграмм работы стали σ–ε, которые для сталей различных классов существенно отличаются друг or друга по величине параметров и далее по характеру (рис 13. а). Однако если построить диаграммы работы сталей в относительных координатах σ/σ02 (σ02 – напряжение, соответствующее остаточному относительному удлинению 0,2%, которое определяет предел текучести σТ для сталей, не имеющих площади текучести, и которое также близко к пределу текучести для сталей, имеющих такую площадку, и ε/ε02, то диаграммы работы различных сталей будут очень близки между собой (рис 13. б). Действительно, вследствие одинаковости модуля упругости все диаграммы от нуля идут по единой линии упругой работы до точки σпц/σ02, которая для всех сталей ≈0,7. Далее диаграммы несколько расходятся в упругопластической части, но снова сходятся в точке с координатами σ/σ02=1 и ε/ε02≈1,7, которые близки к постоянным значениям для разных сталей Последующая пластическая часть диаграмм работы снова начинает несколько различаться своим уклоном Прохождение различных диаграмм через ряд общих точек в относительных координатах и довольно близкое их совпадение позволяют принять для сталей всех классов прочности единую унифицированную Расчетную диаграмму работы. Учитывая, что σ02≈σT≈R и ε02=σ02E≈RE (где R≈σT расчетное сопротивление стали), такая унифицированная диаграмма в координатах σ/R и εER приведена на рис. 13.в. Вычисление всех параметров, связанных с расчетом на устойчивость элементов конструкций из различных классов сталей, выполнено в наших нормах на основе этой унифицированной диаграммы работы стали.

Таким образом, устойчивость центрально-сжатого стержня будет обеспечена, если напряжения в нем будут меньше критических:

F ≤σкрAбр			(12)

Чтобы не определять для каждого стержня критические напряжения, а иметь дело с расчетным сопротивлением стали R (равным наименьшему значению предела текучести σт, принимаемому при расчетах), критические напряжения выражают через расчетное сопротивление стали, умноженное на коэффициент продольного изгиба φ (меньший единицы):

σкр=φσТ=φR			(13)

Рис 13 Унификация диаграмм работы сталей

а – диаграммы работы сталей различных к пассов, б – то же, в относительных координатах, в – унифицированная диаграмма работы сталей

Очевидно, что значение коэффициента φ для данной гибкости определяется как отношение критических напряжений к пределу текучести

ϕ=σкрσт				(14)

Подставляя значение σкр из формулы (13) в формулу (12), найдем, что

F≤φRАбр

или, переписав это выражение в принятой форме сравнения напряжений в стержне с расчетным сопротивлением стали, получим расчетную формулу проверки устойчивости стержня при центральном сжатии, принятую в нормах:

σ=FϕAбр				(15)

Коэффициент продольного изгиба φ принимается по таблицам норм в зависимости от класса стали и гибкости элемента λ, определяемой по формуле

λ=μlr=lpr				(16)

где μ – коэффициент приведения расчетной длины, учитывающий условия закрепления концов стержня; lр = μl – расчетная длина стержня (l – геометрическая длина).

2.2. Устойчивость внецентренно - сжатых и сжато-изогнутых стержней

Если на стержень действует только продольная сила F, но приложенная к оси с некоторым эксцентриситетом -е, стержень будет внецентренно сжат (рис 14, а). Если к стержню приложена осевая сила F и поперечная нагрузка, вызывающая изгибающий момент М, стержень будет сжато изогнут   (рис 14, б). Имеющееся различие в работе внецентренно-сжатых и сжато-изогнутых стержней незначительно, поэтому сжато-изогнутые стержни рассматривают как внецентренно сжатые с эксцентриситетом приложения силы е=М/F. При определенных значениях F и М внецентренно-сжатые стержни также теряют устойчивость, причем критическая сила Fкр будет, естественно, меньшей, чем при центральном сжатии, так как потере устойчивости способствует изгибающий момент.

Изгибающий момент изменяет поведение внецентренно-сжатого стержня по сравнению с центрально-сжатым. По мере увеличения продольной силы первоначальный прогиб стержня увеличивается, в сечении развиваются пластические деформации и для восприятия увеличивающегося изгибающего момента необходимо уменьшить продольную силу (из условия равновесия внутренних напряжений в сечении стержня).

Поэтому зависимость критических напряжений ох прогиба будет иной, чем при центральном сжатии (рис. 14, в).

Наибольшие краевые напряжения при действии продольной силы и момента в упругой стадии работы определяются по формуле (7):

σ=NА+MW

Учитывая известные зависимости и геометрические характеристики сечения (e=M/N – эксцентриситет приложения силы; ρ = W/F – радиус ядра сечения, m = е/ρ – относительный эксцентриситет), наибольшие сжимающие краевые напряжения

σ=NA+MW=NA+NeFρ=NAl+m	     	     (17)

Рис. 14. Устойчивость внецентрен- но - сжатых и и сжато-разогнутых стержней

a и б – расчетная схема внецентренно-сжатого и сжато-изогнутого стержня; в – зависимость стрелки выпучивания от напряжений; г – кривые критических напряжений

Из условия равенства приращения внешнего момента при работе внецентренно-сжатого стержня и момента внутренних сил сечения стержня теоретически может быть определено условное критическое напряжение σкрвн=Nкр/Aбр внецентренно-сжатого стержня при каждой заданной величине изгибающего момента. Так как относительный эксцентриситет m отражает влияние изгибающего момента, то критические напряжения внецентренно-сжатых стержней могут быть графически изображены аналогично критическим напряжениям при центральном сжатии в зависимости от гибкости стержня λ (рис. 14.г), но кривых будет много, каждая из которых соответствует определенному относительному эксцентриситету m.

Для удобства расчетов так же, как и при центральном сжатии, критические напряжения при внецентренном сжатии можно выразить через предел текучести и коэффициент понижения напряжения при внецентренном продольном изгибе ϕвн=σкрвнσт тогда

σкрвн=ϕвнσт=ϕвнR

Условие устойчивости внецентренно-сжатого стержня можно записать так:

N≤σкрвнAбр=ϕвнσтAбр=ϕвнRAбр

или в удобной форме сравнения напряжений с расчетным сопротивлением

σNϕвнAбр≤R				(18)

Коэффициент φвн зависит от условной гибкости стержня:

λ=μlrRE=λRE

(множитель R/E учитывает класс прочности стали) и приведенного эксцентриситета m1, учитывающего эксцентриситет приложения силы N или изгибающий момент М, а также форму сечения стержня. В зависимости от этих величин коэффициент φвн определяют по таблицам, приведенным в нормах проектирования.

В плоскости, перпендикулярной к плоскости действия момента (в которой нет момента), стержень должен был бы потерять устойчивость как центрально-сжатый, однако, из-за развития пластических деформаций по сечению от действия момента рабочая упругая часть сечения уменьшается, и стержень может потерять устойчивость досрочно. Поэтому устойчивость внецентренно-сжатых стержней в плоскости, перпендикулярной к действию момента, проверяют по формуле

σNcϕyAбр≤R			 (19)

где φy – коэффициент продольного изгиба при центральном сжатии относительно оси, перпендикулярной к плоскости действия момента; с – коэффициент меньше единицы, зависящий от формы сечения, гибкости и относительного эксцентриситета. Коэффициент с определяется по указаниям, приведенным в нормах проектирования.

2.3. Устойчивость изгибаемых элементов

Рис. 15. Устойчивость при изгибе

Потеря устойчивости изгибаемого элемента качественно похожа на потерю устойчивости центрально-сжатого стержня (рис. 15). Вначале происходит изгиб в своей плоскости; при достижении нагрузкой критического значения балка искривляется и закручивается. Сечение элемента быстро пронизывается пластическими деформациями, и при нагрузке немногим более критической балка теряет несущую способность.

Аналогично критической силе центрального сжатия можно найти критический момент Мкр потери устойчивости изгибаемого элемента в зависимости от геометрических характеристик и пролета балки. Для единообразия расчетов, как при центральном и внецентренном сжатии, удобно ввести понятие коэффициента понижения напряжений при потере устойчивости изгибаемых элементов φб (меньшего единицы), равного отношению критических напряжений при изгибе к наименьшему пределу текучести.

После этого получим формулу проверки устойчивости изгибаемых элементов, принятую в нормах проектирования,

σ=МϕбW≤R				(20)

Коэффициент φб определяют в зависимости от геометрических характеристик балки и места приложения нагрузки по таблицам, приведенным в нормах проектирования.

2.4. Местная устойчивость элементов металлических конструкции

Элементы металлических конструкций, как правило, являются тонкостенными, сечения их состоят из нескольких соединенных между собой полос или пластинок с относительно тонкими стенками. Напряжения в этих полосах и пластинках от внешней нагрузки при достижении определенных величин могут привести к их выпучиванию, происходит местная потеря устойчивости элемента. Напряжения, соответствующие началу местной потери устойчивости, также называются критическими.

Если произошла местная потеря устойчивости в элементе конструкции, то выпученный участок исключается из работы этого сечения и расчетное сечение элемента уменьшается. Расчеты элементов конструкций на прочность и на устойчивость включают в себя расчетное сечение элемента, поэтому всегда должна быть обеспечена местная устойчивость в элементе.

Критические напряжения устойчивости в отдельной пластинке зависят от ее размеров, характера напряженного состояния и типа закрепления кромок (рис. 16). Если от внешней нагрузки в пластинке только нормальные напряжения σ, то, определив для этой же пластинки нормальные критические напряжения потери местной устойчивости σкр и сравнив их между собой, можно судить о местной устойчивости. Обычно условие обеспечения местной устойчивости записывают как:

Рис. 16. Местная устойчивость

а – напряжения в пластинках; б – типы закрепления кромок

σ≤σкр или σσкр≤1	(21)

Аналогично, если в пластинке имеются только касательные напряжения τ, условие ее устойчивости

τ≤τкр или ττкр≤1			(22)

где τкр – критическое касательное напряжение потери местной устойчивости для пластинки данных размеров.

От внешней нагрузки в пластинках часто возникают одновременно нормальные и касательные напряжения σ и τ. Тогда ее устойчивость будет обеспечена, если

σσкр2+ττкр2≤1			(23)

Определение критических напряжений для различных пластинок будет дано дальше по мере изложения расчета элементов конструкций.

3. Алюминиевые сплавы, их состав, свойства и особенности работы

Для строительных конструкций применяются алюминиевый сплавы с содержанием легирующих компонентов и примесей 5–7% (технический алюминий с примесями до 1% ввиду малой прочности применяется очень редко и только для декоративных и ограждающих элементов). Алюминиевые сплавы разделяются на деформируемые (обрабатываемые давлением: прессованием, вытяжкой, прокаткой, штамповкой и т.д.), применяемые в строительных конструкциях (ГОСТ 4784–65*), и на литейные, применяемые в основном в машиностроении.

Алюминиевые сплавы легируют марганцем, магнием, кремнием, цинком, медью, хромом, титаном или одновременно несколькими этими компонентами, в зависимости от чего система сплава получает наименование и марку с условным обозначением (табл. 2).

Алюминиевые сплавы поставляют в различных состояниях термической обработки и нагартовки: М – отожженный (мягкий); П – полунагартованный; Н – нагартованный; Т – закаленный и естественно состаренный; Т1 – закаленный и искусственно состаренный. Символ состояния поставки добавляют к условному обозначению марки сплава (см. табл. 2).

Технический алюминий обладает очень высокой коррозионной стойкостью, но малопрочен и пластичен. Алюминиево-марганцевые и алюминиево-магниевые сплавы обладают высокой коррозионной стойкостью, сравнительно высокой прочностью и хорошо свариваются. Многокомпонентные сплавы обладают средней и высокой коррозионной стойкостью, средними и высокими показателями прочности и могут применяться в сварных и клепаных несущих и ограждающих конструкциях.

Таблица 2. Алюминиевые сплавы для металлических  конструкций

| Система сплава | Наименование | Марка и состояние поставки |
| --- | --- | --- |
| Термически неупрочняемые |  |  |
| Al | Технический алюминий | АД1М |
| Al–Mn | Алюминиево-марганцевый сплав | АМцМ |
| Al–Mg | Алюминиево-магниевые сплавы | Амг2М, Амг2П |
| Термически упрочняемые |  |  |
| Al–Mg–Si | Сплавы повышенной пластичности и коррозионной стойкости | АД31Т, АД31Т1 |
| Al–Mn–Mg–ZnTi | Многокомпонентные сплавы | 1925Е, 1915Е |

Термическая обработка повышает прочностные характеристики сплавов в 1,3–1,5 раза. При сварке конструкций из термически обработанных сплавов происходит некоторое разупрочнение материала а зоне термического влияния, которое надо учитывать при расчете и конструировании сварных соединений. Термически не упрочняются сплавы марок АМг и АМц. Чтобы повысить коррозионную стойкость, алюминиевые сплавы могут быть плакированными (покрытыми тонкой пленкой чистого алюминия при изготовлении полуфабриката).

Структура алюминиевых сплавов состоит из кристаллов алюминия, упрочненных легирующим элементами (легирующие элементы входят в твердый раствор с алюминием и упрочняют его). Особенно большое упрочнение сплава получается, если количество легирующего компонента больше максимально растворимого при обычной темпера

туре, тогда компоненты выделяются в виде упрочняющих включений. Ввиду относительно малой прочности включений и прослоек между зернами под действием нагрузки происходят более плавные деформации, и, в отличие от малоуглеродистой стали, площадки текучести в сплавах не получается.

Рис. 17. Диаграммы работы алюминиевых сплавов на растяжение 1 – технический алюминий АД1М; 2 – сплав 1915Т; 3 – Сталь 3

На рис. 17 приведены диаграммы работы некоторых алюминиевых сплавов на растяжение (там же для сравнения дана кривая для стали 3). Наиболее существенные отличия в работе алюминиевых сплавов и стали заключаются в меньшем угле наклона  первоначальной прямолинейной части диаграммы алюминиевых сплавов, характеризующем модули упругости материалов (2,1·104 кН/см2 для сталей и 0,71·104 кН/см2 для алюминиевых сплавов), в отсутствии площадки текучести у алюминиевых сплавов, а также в меньшем относительном удлинении термически обработанных сплавов.

Работа сплавов при других видах силовых воздействий и процессе разрушения во многом аналогична работе сталей, так как имеется сходство структур (пластичные зерна алюминия и упрочняющие включения) и у обоих материалов большой запас пластической работы до разрушения.

Неравномерное распределение напряжений и концентраторы напряжений способствуют переходу алюминиевых сплавов в более хрупкое состояние (снижению относительных удлинений при разрушении). Это явление зависит от марок сплавов и состояния их поставки: менее склонны к переходу в хрупкое состояние мягкие сплавы.

Вибрационная прочность алюминиевых сплавов также уменьшается при увеличении циклов нагрузки, но относительно меньше, чем у стали. Наличие концентраторов напряжений снижает вибрационную прочность и предел выносливости.

Алюминиевые сплавы менее устойчивы к воздействию высоких температур, чем сталь (температура плавления их около 600–700°С). При нагреве алюминиевых сплавов падают значения предела текучести и предела прочности, одновременно с этим увеличивается относительное удлинение, поэтому конструкции из алюминиевых сплавов менее огнестойки и могут работать при температурах примерно до 150–200°С. При отрицательных температурах алюминиевые сплавы работают хорошо; большим их достоинством является малая склонность к переходу в хрупкое состояние при пониженных температурах. Ударная вязкость, оценивающая эту склонность, при температурах –100 и +100°С практически одинакова.

Изменение механических свойств алюминиевых сплавов при старении происходит более интенсивно, чем у стали, и увеличение пределов текучести и прочности значительно выше. Увеличение прочности алюминиевых сплавов при старении учитывают при назначении их расчетных сопротивлений.

Потеря устойчивости элементов конструкций из алюминиевых сплавов качественно имеет много общего с потерей устойчивости в стальных конструкциях ввиду схожести структур и работы под нагрузкой. В количественном отношении различие существенно; зависит оно прежде всего от меньшего (в 3 раза) значения модуля упругости алюминиевых сплавов и формы диаграммы работы материалов. Аналогично стальным конструкциям устойчивость проверяют сравнением расчетных напряжений в элементах конструкции с критическими, поэтому расчетные формулы проверки устойчивости при различных силовых воздействиях имеют такой же вид, как и для стальных конструкций. Значения коэффициентов принимаются в зависимости от марок сплавов по нормам проектирования алюминиевых конструкций  СНиП 11-24-74.

4. Сортамент

Металлические конструкции формируют из профилей различной формы, которые изготовляют на металлургических заводах. Каталоги поставляемых металлургическими заводами листов и профилей с указанием их формы, размеров, геометрических характеристик, массы называют сортаментом и оформляют в виде государственных стандартов.

Форма профилей сортамента должна отвечать ряду требований, простоте и технологичности изготовления, универсальности и удобству при компоновке сечений, рациональному распределению материала по сечению. Сортамент не должен быть чрезмерно обширным, но в то же время должен давать большие возможности проектировщику для целесообразного и экономичного подбора сечений различных конструкций. В результате многолетнего развития металлических конструкций и работ по теории сортамента в настоящее время есть большой универсальный набор профилей, позволяющий сооружать рациональные металлические конструкции самого разнообразного назначения.

В стальных конструкциях применяется листовая и профильная прокатная сталь. Профильная сталь разделяется на сортовую (круг, квадрат, полоса, уголки) и фасонную (двутавры, швеллеры, шпунтовые и другие фасонные профили).

Кроме этого, широко применяется сортамент вторичных профилей: сварных, профиль которых образован соединением на сварке отдельных полос или листов, и гнутых, образованных холодной гибкой стальных полос и листов. Наиболее дешевы прокатные профили. Они непосредственно с металлургического завода идут на изготовление металлоконструкций. Для образования сварных и гнутых профилей требуется дополнительная операция – изготовление профиля из прокатного листа.

При проектировании металлических конструкций необходимо знать основные параметры существующего сортамента металла,

4.1. Листовая сталь

Сталь прокатная толстолистовая, ГОСТ 19903–74.

Стальные листы прокатывают толщиной 4–160 мм, однако в металлических конструкциях листы толщиной более 40 мм применяют редко, так как качество толстой стали снижается и усложняется изготовление конструкций. Градация рекомендуемых для применения в строительных конструкциях толщин листовой стали следующая: от 4 до 6 мм – через 1 мм, от 6 до 22 мм – через 2 мм и далее 25, 28, 30, 32, 36, 40, 50, 60, 80, 100 мм. Ширина листовой .стали имеет размеры 600 – 3600 мм при длине, 2 – 12 м. Ходовая ширина листов не превышает 2400 мм, а длина 8 м. Толстолистовую сталь применяют в листовых конструкциях и сплошностенчатых сечениях отдельных элементов.

Сталь прокатная широкополосная универсальная, ГОСТ 82–70. Толщина полос универсальной стали 4–60мм с той же градацией, что и для толстолистовой стали, ширина полос 200–1050 мм, ходовая длина полос 5–12 м. Универсальную сталь применяют для полок сплошных балок, колонн и других конструкций. При применении универсальной стали не требуется продольной резки листов, поэтому стоимость изготовления конструкций снижается.

Сталь горячекатаная рулонная, ГОСТ 8597–57, поставляется в свернутых рулонах, поэтому толщина ее ограничена 10 мм, ширина рулона 200–2300 мм. Перед изготовлением конструкций такую сталь необходимо править. Ее выгодно применять для больших тонкостенных элементов и листовых конструкций, так как при этом уменьшается количество стыков и отходов.

Сталь прокатная тонколистовая горячекатаная, ГОСТ 19903–74. Толщина листов 0,2–3,9 мм, ширина 600–2000 мм, длина 1,2–5 м. В металлических конструкциях применяется для гнутых профилей кровель.

Сталь прокатная полосовая, ГОСТ 103–76. Толщина полос 4–60 мм, ширина 12–200 мм, длина 3 - 9 м. Применяется в виде отдельных полос и для изготовления гнутых профилей.

Сталь листовая рифленая, ГОСТ 8568–57. Толщина листов 2,5–8 мм, ширина 600–1400 мм, длина 2–6,3 м. Рифленый лист применяется в виде настила на рабочих площадках, ступенях лестниц и т. д.,

Сталь листовая просечно-вытяжная, ГОСТ 8706–58, образуют вытяжкой листа в холодном состоянии с предварительно просеченными в нем щелями. Толщина листов 4,5 и 6 мм, ширина 500–1400 мм, длина до 6 м. Применяется для настилов различных площадок.

Для ограждающих конструкций (кровель) применяются:

сталь тонколистовая оцинкованная, ГОСТ 7118–54, толщиной 0,25–2 мм, шириной 510–1500 мм и длиной 0,71–2,5 м;

стальной профилированный настил из тонколистовой оцинкованной стали, поставляемый по специальным техническим условиям (ТУ);

листовая кровельная, ГОСТ 1393–47, поставляемая тех же размеров, что и тонколистовая оцинкованная сталь;

сталь листовая волнистая, ГОСТ 380–94, толщиной 1–1,8 мм, шириной 710–1000 мм, длиной 1,42–2 м, высота волны листа 30 и 35 мм.

4. 2. Профильная сталь

Рис. 18. Уголки и составные сечения их уголков

Сталь прокатная угловая равнополочная, ГОСТ 8509–93

.

Сортамент равнополочных уголков довольно большой и составляет свыше 70 типоразмеров. Наименьший уголок с шириной полки b=20 мм, толщиной полки d=З мм, площадью сечения А=1.13см2 Наибольший уголок с шириной полки 250 мм толщиной 30 мм и площадью           А=142 см2. Уголковые профили при одной и той же ширине полок имеют различную толщину полок. Соотношение ширины полки к ее толщине в уголках принято b/d≤17, что всегда обеспечивает местную устойчивость полок. Уголки прокатывают длиной от 4 до 13 м.

Сталь прокатная угловая неравнополочная, ГОСТ 8510–86 (рис. 18, 6). Наименьшие размеры профиля B=25 мм, b=16 мм, d=3 мм при площади сечения 1,16 см2; наибольшие B=250 мм, b=160 мм, d=20 мм с площадью сечения 78,5 см2; количество профилей свыше 50.

Некоторые типы сечений элементов металлических конструкций с применением равнополочных и неравнополочных уголков показаны на рис. 18, в.

Балки двутавровые, ГОСТ 8239–89 (рис.19.а). Размеры двутавровых балок (двутавров) определяются их номером, который соответствует высоте двутавра h, см. Сортамент включает двутавры с № 10 по №60; ширина полок двутавров находится между 55 мм для № 10 и 190 мм для № 60, длина прокатываемых профилей 4–13 м. Сечение двутавдовых балок очень выгодно при ра6оте их на изгиб, поэтому двутавры широко применяются для различных балок. В составных сечениях двутавры применяются для колонн и других тяжелых стержневых конструкций (рис. 19, г).

На металлургических заводах выпускают двутавры и тавры с параллельными гранями полок. Технические условия (ТУ 14-2-24-72) включают нормальные, колонные и широкополочные двутавры и тавры. Параллельные грани полок упрощают узлы сопряжения элементов, а рациональная форма поперечного сечения (соотношение ширины к высоте профиля составляет от 1:1 до 1:2,5) делает эти профили особенно выгодными при работе на сжатие и сжатие с изгибом.

Рис. 19 Двутавры, швеллеры и составные сечения их них

Использование широкополочных двутавров взамен сварных в колоннах на 30–40% снижает трудоемкость изготовления конструкции.

Тавры целесообразно использовать как пояса ферм взамен сечения из спаренных уголков, что также приводит к снижению трудоемкости изготовления и упрощает конструкцию узлов.

Швеллеры, ГОСТ 8239–89 (рис. 19, в). Размеры швеллеров также определяются их номером, соответствующим высоте швеллера h, см. Сортамент включает швеллеры от № 5 до № 40 с шириной полки от 32 до 115 мм. По ГОСТ 8240–89 поставляются два сортамента швеллеров – швеллеры с уклоном внутренних граней полок (рис. 19, б) и швеллеры с параллельными гранями полок      (рис. 19, в). Оба вида швеллеров имеют одинаковые размеры h, b, d и площади сечения, другие их геометрические характеристики различаются крайне мало, поэтому швеллеры взаимозаменяемы. Швеллеры с параллельными гранями полок удобнее для примыкания и не требуют применения косых шайб для болтов, технологичнее в изготовлении, вследствие чего им следует отдавать предпочтение при проектировании. Сечение швеллеров выгодно' при работе на изгиб, поэтому они часто применяются как балки и прогоны. Кроме того, швеллеры хорошо компонуются в составных сечениях и широко применяются в элементах конструкций, работающих на осевую силу   (см. рис. 19, г). Длина поставляемых швеллеров 4–13 м.

Кроме перечисленных основных видов профильной стали в строительных конструкциях применяют: балки двутавровые для подвесных путей, ГОСТ 19240–73, трубы стальные бесшовные горячекатаные, ГОСТ 8732–70, диаметром 45–550 мм для несущих конструкций; рельсы крановые, ГОСТ4121–76 и рельсы железнодорожные.

4.3. Сварные профили

Сварные двутавры, МРТУ 7-4-66, их изготавливают трех типов:

для подкрановых балок пролетом 6 и 12 м под краны грузоподъемностью до 275 т. Наименьший двутавр имеет размеры: h=640 мм, b=220 мм, d=6 мм; наибольший двутавр: h=2045 мм, b=710 мм, d=l8 мм;

для колонн. Эти двутавры имеют меньшую высоту, более толстую стенку и большую площадь сечения по сравнению с двутаврами для балок. Размеры наименьшего профиля: h=783 мм, b=300 мм, А=155 см2; наибольшего: h=960 мм, в=560 мм, А=516 см2;

балочные профили общего назначения. Размеры наименьшего двутавра: h=820 мм, b=300 мм,               d= 6 мм, А=108 см2; наибольшего: h=2010 мм b=600мм, d=16мм, А=672 см2.

Рис. 20 Сварочные профили

Все сварные двутавры заказываются в мерных длинах (до 12 м) по требованию потребителя.

Трубы стальные электросварные, ГОСТ 10704–63 (рис. 19, б), изготовляют на специализированных трубных заводах и применяют для несущих строительных металлоконструкций. В строительных конструкциях применяют трубы диаметром 25 мм и выше. Сортамент по ГОСТ 10704–63 содержит трубы диаметром до 1620 мм, толщина стенок труб меньшего диаметра 1– 8 мм, большего 6–16 мм.

Профили холодногнутые сварные квадратного и прямоугольного сечений, ГОСТ 12336–66 (рис.19, в). Размеры квадратных труб 63–200 мм, толщина стенки 3–8 мм, прямоугольных от 63х32 до 250х180 мм при толщине 2–8 мм.

4.4. Гнутые профили

Сталь холодногнутая угловая равнополочная и не равнополочная, ГОСТ 19771–93 и ГОСТ 19772–93 (рис. 21, а). Размеры гнутых равнополочных уголков приняты в пределах b=40–220 мм d=2–10 мм, площади сечения А=1,53–42,3 см2; размеры неравнополочных уголков 40х220 мм, 32х180 мм, d=2–10 мм; площади сечения А=1,37–38,3 см2; длина профилей 3–12 м. Особенностью холодногнутых уголков является относительно тонкая стенка; отношение длины свободной части стенки к ее толщине достигает 24, поэтому потеря местной устойчивости стенки может произойти раньше, чем общая потеря устойчивости стержня. Это предопределяет область рационального применения элементов из гнутых уголков (и вообще гнутых тонкостенных профилей): несильно нагруженные длинные стержни, в которых решающую роль играет жесткость, а не прочность (раскосы легких ферм, связи и т.д.).

Холодногнутые швеллеры, ГОСТ 8278–83            (рис. 21, б). Размеры швеллеров h=30–400 мм, b=10–200 мм ,d=1–10 мм, площадь сечения до А=76,5 см2, длина 3–12 м. Применяют швеллеры для легких стержневых систем, прогонов, связей и вспомогательных конструкций.

Рис. 21. Гнутые профили

Другие гнутые фасонные профили (рис. 21, в). Ряд гнутых профилей самой разнообразной формы изготовляют по различным ГОСТам, техническим условиям и индивидуальным заказам на роликогибочных станах и гибочных прессах. Такие профили в случае необходимости также могут применяться в строительных конструкциях.

5. Основы проектирования и расчёт металлических конструкций

5.1 Основные требования, предъявляемые к металлическим конструкциям

Главное требование, которому должны удовлетворять все конструкции, в том числе и металлические, – это соответствие эксплуатационному назначению. Металлические несущие конструкции воспринимают различные нагрузки, поэтому они должны быть прочными, жесткими, надежными, а также экономичными и минимально трудоемкими при изготовлении и монтаже.

Каждая конструкция проходит три этапа: проектирование, изготовление и монтаж. Стоимость готовых металлоконструкций распределяется следующим образом, %:

Проектирование                                             2–3

Стоимость стали и других материалов       60–70

Изготовление                                                 15–20

Транспортные расходы                                 3–5

Монтаж                                                          10–20

Проектирование металлических конструкций – один из важнейших этапов, несмотря на относительно малую стоимость. В процессе проектирования решаются все вопросы осуществления конструкции, начиная от вариантов конструктивной компоновки возможных схем сооружения и кончая рациональными методами его монтажа. При проектировании должны быть обеспечены все требования, предъявляемые к металлическим конструкциям.

Общие требования. Конструкции должны наилучшим образом выполнять те функции, для которых они предназначены, т.е. соответствовать своему эксплуатационному назначению. Необходимо учитывать особенности эксплуатации: внешнюю среду (в закрытом помещении, в атмосферной среде, в агрессивной среде), условия работы конструкций (статические нагрузки, подвижные и вибрационные нагрузки). Конструкции должны быть прочными, жесткими, безопасными в эксплуатации, а схема конструкции, ее основные размеры, сечения от дельных элементов – рациональными, экономичными по расходу металла. Экономия металла - одно из важнейших требований при проектировании металлических конструкций, так как стоимость металла составляет более половины стоимости металлоконструкций и большие потребности народного хозяйства в металле вызывают его дефицитность.

Конструкции должны быть пропорциональными, красивыми и удобными для защиты от коррозии: не иметь щелей и пазух, в которых могут скапливаться пыль и влага, быть доступными очистке и окраске.

Производственные требования. Металлические конструкции должны удовлетворять требованиям изготовления, т. е. быть наилучшим образом приспособленными к условиям заводского производства. Конструкции должны быть наименее трудоемки, что достигается простой формой, минимальным количеством деталей, возможностью механизированной обработки, простотой и удобством сборки и сварки.

Монтажные требования. Монтаж - последний этап производства металлических конструкций, осуществляемый в наиболее трудных условиях: на открытом воздухе в условиях рабочей площадки. Поэтому главные требования здесь - простота, удобство, скорость и малая трудоемкость. Отдельные конструктивные элементы должны легко и просто соединяться между собой.

5.2. Нагрузки действующие на конструкцию

В процессе эксплуатации конструкция подвергается воздействию различных нагрузок (собственная масса, технологические нагрузки), а также атмосферным воздействиям и др. Нагрузки, отвечающие условиям нормальной эксплуатации, называются нормативными – Nн.

В процессе работы конструкции возможны некоторые превышения нормативных нагрузок из - за случайных отступлений от условий нормальной эксплуатации. Наибольшая возможная нагрузка, которая может случайно появиться за время существования конструкции, называется расчетной N.

Неразрушимость конструкции должна быть обеспечена на всем протяжении ее работы, поэтому расчет конструкции по несущей способности производится на расчетные нагрузки.

Расчетную нагрузку определяют как произведение нормативной нагрузки на коэффициент перегрузки n:

Nр=nNп 				(24)

Коэффициенты перегрузок для различных нагрузок изучают статистическими методами, они приведены в СНиП.

В зависимости от продолжительности действия на конструкцию нагрузки делят на постоянные и временные. Временные нагрузки подразделяют на длительные, кратковременные и особые.

Постоянными нагрузками называют такие, которые действуют на конструкцию постоянно: собственная масса строительных конструкций, давление грунта, воздействие предварительного напряжения конструкций и т. п.

Длительными нагрузками называют такие, которые воздействуют на конструкцию продолжительное время (но могут и отсутствовать): масса технологического оборудования, давление жидкостей и газов в резервуарах и трубопроводах, масса складируемых грузов и т.д.

Кратковременными нагрузками называют нагрузки, действующие непродолжительное время: снег, ветер, подвижные краны, нагрузки, возникающие при перевозке и монтаже, ремонтах и испытаниях конструкций, температурные климатические воздействия и т. д.

Особые нагрузки - это нагрузки, которые могут появиться в исключительных случаях: сейсмические воздействия, аварийные нарушения технологического процесса, резкие просадки грунтов.

На конструкцию или сооружение может воздействовать одновременно несколько нагрузок. Чем большее число временных нагрузок воздействует на конструкцию, тем меньше вероятность совпадения их наибольших значений, а конструкция, рассчитанная на простую суммарную комбинацию всех нагрузок, будет иметь излишний запас прочности. Поэтому конструкции рассчитывают на расчетные сочетания нагрузок.

5.3. Предельное сопротивление материала

За предельное сопротивление материала, отвечающее моменту потери несущей способности, в металлических конструкциях принимается преимущественно предел текучести σ т. В случаях когда по характеру работы конструкции допустимо развитие существенных деформаций и несущая способность конструкции определяется только прочностью или когда нет выраженной площадки текучести, а условный предел текучести близко подходит к временному сопротивлению, за нормативное сопротивление принимается временное сопротивление σв.

Нормативное значение предела текучести и временного сопротивления установлено ГОСТом на материал и называется нормативным сопротивлением Ra.

Наименьшая возможная величина сопротивления называется расчетным сопротивлением R. Расчетное сопротивление получают делением нормативного сопротивления на коэффициент безопасности по материалу k.

Коэффициент безопасности по материалу учитывает изменчивость механических свойств металла.

Нормативное значение механических характеристик является браковочным минимумом и имеет обеспеченность не менее 0,95. Однако контроль качества металла проводится выборочным методом, поэтому не исключена возможность попадания в конструкцию металла с пониженными по сравнению с нормативными значениями характеристиками. Кроме этого, коэффициент безопасности по материалу учитывает неполное соответствие работы материала в образце при испытании и в реальной конструкции, а также минусовые допуски при прокатке.

Численные величины коэффициентов безопасности по материалам приняты:

При установлении расчетного сопротивления по пределу текучести k = 1,l - для сталей классов                С 38/23 и С 44/29; k= 1,15 - для сталей классов              С 46/33,    С52/40 и С 60/45 k = 1,2 - для более прочных (но менее пластичных) сталей.

При установлении расчетного сопротивления по временному сопротивлению k - 1,45 - для сталей классов С 38/23 и С 44/29; k=1,5 - для сталей классов С 60/45 - С 85/75. В большинстве случаев при расчете металлических конструкций используется наименьшее из двух расчетных сопротивлений.

Условия работы различных конструкций и степень их ответственности отличаются большим разнообразием. Это обстоятельство в методике расчета по предельным состояниям учитывается коэффициентами условий работы m и коэффициентами надежности kH.

Коэффициент условий работы учитывает влияние конкретных условий работы данной конструкции (элемента, соединения) на ее несущую способность или деформативность (например, влияние температуры, агрессивности среды, многократность силовых воздействий, приближенность расчетной схемы и т. д.).

Для большинства конструкций коэффициент условий работы m = 1,

Коэффициент надежности учитывает в необходимых случаях степень ответственности и капитальности сооружений, а также значимость последствий наступления тех или иных предельных состояний. Значения коэффициентов надежности устанавливаются нормами проектирования; для подавляющего числа металлических конструкций kH=l. Для удобства и упрощения расчетов коэффициенты условий работы и надежности вводят в расчетное сопротивление материала, для основного случая, когда расчетное сопротивление установлено по пределу текучести,(табл.5.9)

(25)

5.4. Расчет конструкции по предельным состояниям и сопоставление его с расчетом по допускаемым напряжениям

В расшифрованном виде неравенство, отражающее предельное состояние конструкции по первой группе, можно сформулировать следующим образом: усилие в элементе конструкции, вызванное расчетным сочетанием нагрузок (с учетом коэффициентов перегрузки для различных нагрузок и коэффициентов сочетания), не должно превышать минимальной несущей способности элемента, определяемой геометрическими характеристиками сечения и сопротивлением материала                  (с учетом коэффициентов безопасности по материалу, условий работы и надежности). При расчете конструкций обычно сначала подбирают сечение, а потом проверяют напряжение, сравнивая его с расчетным

(26)

Второе предельное состояние проверяют сравнением перемещения конструкции f с допустимым значением [f]:

(27)

Прогибы, вызванные нагрузками нормальной эксплуатации, могут препятствовать эксплуатации, поэтому прогиб определяют не от расчетной, а от нормативной нагрузки (без коэффициентов перегрузки). Допустимые (нормированные) прогибы и деформации делят на коэффициент надежности.

При расчете конструкций по допускаемым напряжениям условие прочности конструкции заключается в том, что напряжение в элементе конструкции от нагрузок нормальной эксплуатации (нормативных нагрузок) не должно превышать допустимого напряжения [σ].

Допускаемое напряжение устанавливается нормами проектирования как предельное сопротивление материалов σт, деленное на некоторый единый коэффициент запаса ξ>1:

Условие прочности при действии осевой силы по методу допускаемых напряжений

(28)

Для сравнения обоих методов расчета преобразуем формулу (26) проверки прочности по предельным состояниям:

(29)

Сравнивая последнее равенство с формулой (28), замечаем, что отличие заключается в том, что единому коэффициенту запаса ξ по методу допускаемых напряжений соответствует группа коэффициентов  по методу предельных состояний. Отсюда следует, что формальные приемы расчета по обоим методам одинаковы; надо только при расчете по предельному состоянию нагрузки брать со своими коэффициентами перегрузки и полученные от них напряжения сравнивать с расчетным сопротивлением, а при расчете по допускаемым напряжениям нагрузки берутся нормативные (без коэффициентов перегрузки) и полученные напряжения сравниваются с допускаемыми.

Отличие методики расчета конструкций по предельным состояниям заключается в том, что она рассматривает конструкцию в расчетном предельном состоянии при неблагоприятном сочетании факторов изменчивости нагрузок, свойств материала и условий работы. При расчете по допускаемым напряжениям конструкция рассматривается в эксплуатационном (нормативном) состоянии.

В новой методике расчета единый коэффициент запаса ξ заменен сочетанием четырех коэффициентов n, k, kH, rn, отдельно учитывающих влияние нагрузки, сопротивления материала, условия работы и надежность конструкции, благодаря чему общий коэффициент запаса получается различным для разных конструкций, более точно отражающим предельное состояние конструкций. Расчет по предельным состояниям значительно точнее отражает фактическую работу сооружения, позволяет проектировать более равнопрочные конструкции, вскрывает излишние запасы прочности и способствует экономии металла.

5.5. Расчет конструкции при действии многократной повторной нагрузки, проверка усталости (выносливости) металла

Металлические конструкции, непосредственно воспринимающие многократно действующие подвижные или вибрационные нагрузки (подкрановые балки в зданиях с тяжелым режимом работы, балки рабочих площадок, бункерных и разгрузочных эстакад, конструкции под моторы), могут разрушаться от усталости металла, поэтому они должны быть проверены расчетом на выносливость.

Полученные напряжения σ должны быть меньше расчетного сопротивления стали, умноженного на коэффициент у,

(30)

При проектировании металлических конструкций, подверженных воздействию многократно действующих подвижных или вибрационных нагрузок, особое внимание следует уделять разработке таких конструктивных решений, которые вызывают наименьшую                                                                                                                                                                                                концентрацию напряжений: плавные переходы в соединениях элементов, отсутствие резких изменений сечений, отверстий, вырезов, входящих углов в фасонках и т. д

Таблица 3. Расчетные сопротивления R, кН/см2, прокатной стали.

| Напряжённое состояние | Условное обозначение | Класс стали |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С 38/23 | С 44/29 | С 46/33 | С 52/40 | С 60/45 | С 70/60 | С 85/75 |
| Растяжение, сжатие изгиб | R | 21 | 26 | 29 | 34 | 38 | 44 | 53 |
| Срез | Rср | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 31 |
| Смятие торцовой пов-ти (при наличии пригонки) | Rсм т | 32 | 39 | 43 | 51 | 57 | 65 | 80 |
| Смятие местное при плотном касании в цил-их шарнирах | Rсм м | 16 | 20 | 22 | 25 | 29 | 33 | 39 |

6.Соединения элементов металлоконструкций

6. 1.Сварные соединения

Соединение элементов металлических конструкций сваркой основано на принципе образования монолитного соединения в результате межатомного сцепления металлов в сварном шве.

Основными достоинствами сварных соединений являются: высокая прочность и надежность, возможность соединения элементов непосредственно без вспомогательных деталей и отверстий (в отличие от клепаных и болтовых соединений), простота конструктивной формы, экономия металла, возможность механизации и автоматизации процесса сварки. Недостатками сварных соединений являются: деформация изделий от усадки сварных швов, наличие остаточных напряжений в конструкции, что в некоторых случаях приводит к увеличению хрупкости стали.

Правильным проектированием сварных соединений влияние этих недостатков может быть уменьшено, и поэтому почти все стальные конструкции в настоящее время изготовляют со сварными соединениями.

6.1. 1.Способы сварки и типы соединений

Способы сварки.

Для соединения стальных конструкций преимущественно применяется электродуговая сварка плавящимся электродом. Классификация способов электродуговой сварки дана на рис. 22.

Ручная электродуговая сварка - наиболее медленный и трудоемкий вид сварки. При ее применении соединение получается более низкого качества, чем при механизированных способах. Однако она имеет пока большое распространение благодаря своей универсальности: может производиться в любом положении и в труднодоступных местах. Наиболее часто ручная электродуговая сварка применяется при монтаже металлических конструкций.

Автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом. Особенность ее состоит в том, что сварочная дуга горит между электродной проволокой и свариваемым изделием под слоем специального флюса. На место сварки предварительно подается флюс. Сварочная дуга расплавляет проволоку, основной металл и часть флюса. Сварочная ванна получается более глубокой и удлиненной формы. По мере продвижения сварки образуется сварной шов, закрытый шлаковой коркой, которая после остывания легко отделяется и обнажает поверхность шва.

Достоинством сварки под флюсом является высокая производительность и хорошее качество швов, недостатком - производство швов только в нижнем положении (из-за увеличенной сварочной ванны с расплавленным металлом), что ограничивает ее применение, особенно при монтаже металлических конструкций. В настоящее время широкое распространение получила полуавтоматическая сварка «порошковой проволокой», представляющей собой свернутую в трубочку стальную ленту, внутри которой запрессован флюс.

В будущем полуавтоматическая сварка порошковой проволокой и в среде защитного газа вытеснит ручную сварку не только на заводах металлоконструкций, но и на монтаже, поскольку не уступает ей по доступности выполнения работ, обеспечивая в то же время высокую производительность и качество сварки.

Рис. 22. Классификация способов электродной сварки

Сварка в среде защитного газа осуществляется сварки полуавтоматическим способом плавящейся электродной проволокой. К сварочной головке по гибким шлангам автоматически подаются электродная проволока и углекислый газ. Углекислый газ оттесняет воздух из зоны горения дуги и защищает расплавленный металл от кислорода и азота. Сварка в углекислом газе имеет ряд преимуществ по сравнении» со сваркой под флюсом: не нужны приспособления для удержания флюса, и поэтому можно варить в любом пространственном положении, обеспечивается глубокий провар и высокая производительность (на 15 - 20% выше чем при полуавтоматической сварке под флюсом). Недостатком сварки в среде углекислого газа является возможность оттеснения газа ветром или сквозняком, что снижает защитное действие газа и ухудшает качество шва. При сварке в замкнутых пространствах углекислый газ может заполнить окружающий объем и появляется опасность отравления для сварщика.

Электрошлаковая сварка. В этом случае свариваемые листы располагают вертикально с зазором 20 - 40 мм: низ зазора ограничен стальной подкладкой, бока - медными ползунами, охлаждаемыми проточной водой. По мере сварки автоматически подается электродная проволока и движутся медные формирующие ползуны в направлении сварки. Электрошлаковую сварку применяют при сварке толстых (свыше 20 мм) элементов.

Другие виды сварки стальных конструкций (контактную, газовую и пр.) применяют в строительных металлоконструкциях значительно реже.

Для сварки конструкций из алюминиевых сплавов применяется автоматическая и полуавтоматическая электродуговая сварка в среде инертного газа - аргона. Подаваемая к сварочной ванне струя аргона стабилизирует горение дуги, способствует разрушению окисных пленок свариваемых изделий и защищает сварочную ванну от соприкосновения с воздухом. Применяются две разновидности аргонодуговой сварки:

а)	неплавящимся вольфрамовым электродом с подачей голой присадочной проволоки. Вольфрамовый электрод служит только для поддержания дуги, а шов формируется из присадочной проволоки;

б)	плавящимся электродом, который под воздействием дуги, горящей между ним и свариваемым изделием, плавится, образуя с расплавленным основным металлом сварной шов.

6.1.2. Типы сварных соединений

Сварные соединения могут быть:

- встык - свариваемые детали приставляются одна к другой встык, и место их соединения проплавляется сварным швом;

- внахлестку - одна деталь накладывается на другую и приваривается по отдельным граням или по всему контуру соединения;

- комбинированные - детали свариваются встык и для усиления привариваются накладки внахлестку.

Эскизы типовых сварных соединений приведены в табл. 6.13 Сварные швы в соединениях подразделяются по ряду признаков:

- по конструкции шва на стыковые и угловые. Если усилие действует вдоль углового шва, он называется фланговым, если поперек то лобовым;

- по назначению - на рабочие (передающие усилия) и конструктивные (связующие);

- по положению в пространстве при их выполнении - на нижние, вертикальные и потолочные (рис. 23);

- по протяженности - на сплошные и прерывистые;

- по числу слоев, накладываемых при сварке, - на однослойные (однопроходные) и многослойные (много проходные);

- по месту производства - на заводские и монтажные;

- по форме шва при сварке с обработанными кромками (см. табл. 33) - на V - образные, Х - образные, К - образные и U - образные.

Кромки свариваемых изделий обрабатывают при больших толщинах металла для возможности выполнения монолитного соединения.

Рис. 23. Положение швов в пространстве

1 – вертикальный угловой шов; 2 - горизонтальный стыковой шов; 3 – потолочный угловой шов; 4 – нижние угловые швы

Таблица 4 Типы сварных соединений

6. 1. 3. Термическое воздействие сварки. Сварочные напряжения и деформации

В процессе сварки в зоне расплавленного металла происходит миниатюрный металлургический процесс: расплавленный металл электрода и изделия перемешивается, туда добавляется шихта с различными компонентами и легирующими добавками из обмазки, электрода и далее при остывании идет кристаллизация расплавленного металла. На границе шва металл изделия претерпевает химические и структурные изменения, которые могут ухудшить его первоначальные свойства. Однако современные способы сварки позволяют благодаря правильному назначению типа электрода и его обмазки, а также режиму сварки получать прочность сварного соединения не меньшую, чем прочность металла изделия.

В процессе сварки под действием неравномерного нагрева и охлаждения металла в свариваемом изделии возникают внутренние сварочные напряжения и деформации.

Сварочные напряжения изменяют напряженное состояние конструкции, возникающее от внешней нагрузки, создают плоскостное или объемное напряженное состояние, способствующее появлению хрупкости в металле. Сварочные напряжения могут быть настолько большими, что вызывают разрушение металла шва или конструкции, особенно при неправильном конструктивном решении                 соединения. Сварочные деформации вызывают искривление и коробление отдельных элементов конструкции и изделия в целом.

Рис. 24 Сварочные напряжения и деформации при наплавке валика на кромку листа

Механизм образования сварочных напряжений и деформаций заключается в следующем. В простейшем случае наложения сварного шва по кромке металлического листа (рис. 24, а) металл разогревается до температуры плавления; распределение температуры поперек листа имеет вид убывающей кривой е - е (рис. 24 б). Удлинение материала Δl при воздействии температур подчиняется закону

Δl=αlΔt

где α - коэффициент линейного расширения; l - первоначальная длина; Δt=t2 – t1 - разность конечной и начальной температур.

Рис. 25. Эпюры сварочных напряжений при соединении встык

(а) и уменьшении сварочных напряжений обратно – ступенчатой сваркой (б)

Если бы рассматриваемый лист состоял из отдельных продольных элементов, не связанных между собой, то каждый такой элемент удлинился бы пропорционально своей температуре (в соответствии с кривой е - е). Если лист сплошной, эти продольные элементы связаны друг с другом по граням и их деформация в поперечном направлении листа происходит по линейному закону (согласно гипотезе плоских сечений при изгибе) по прямой m - m. Разность действительных деформаций по линии m - m и деформации, которые обусловливаются температурной кривой е - е, вызывает пропорциональную (σ = ξE) эпюру внутренних напряжений (рис. 24 б, в). При температуре выше 600° С сталь становится пластичной, неспособной к сопротивлению, поэтому эпюра внутренних напряжений доходит только до линии с этой температурой. Общая деформация листа при наплавке шва на кромку показана на рис. 24,a пунктиром.

Рис. 26. Сварочные напряжения в угловом шве

а – однослойная сварка; б - многослойная сварка

Рис. 27. Деформация элементов при сварке

При остывании наплавленного металла кривая температур е - е падает и выравнивается, так как нагретый край остывает значительно быстрее. В быстро остывающих крайних волокнах, укорачиванию которых препятствуют соседние, более холодные и жесткие, возникают растягивающие напряжения.

По мере остывания в листе возникают остаточные внутренние сварочные напряжения, эпюра которых приведена на рис. 27, а лист получает выгиб, обратный тому, который был при нагреве (рис. 27.г). Так как внешней нагрузки к листу не приложено, то все эпюры внутренних напряжений самоуравновешены. Форма остаточной эпюры внутренних напряжений зависит от ширины полосы и зоны пластических деформаций при нагреве (см. рис. 27. д).

При сварке двух полос стыковым швом за один проход (рис. 27. а) эпюра остаточных продольных напряжений σу как бы складывается из двух эпюр, полученных при наплавке шва на кромку листа. Ввиду того, что сварной шов соединяет оба листа по прямой линии, создается препятствие их выгибу и возникает эпюра поперечных сварочных напряжений σх. Для уменьшения поперечных сварочных напряжений может быть применен обратноступенчатый способ сварки (рис. 27. б), при котором шов накладывается отдельными участками, причем направление сварки на каждом участке обратно общему направлению наложения шва.

Особенно большие и опасные сварочные напряжения возникают при сварке встык деталей, закрепленных от свободных перемещений. При разогреве в начале сварки детали свободно удлиняются и сближаются между собой. После наложения шва они соединяются в сближенном состоянии. При остывании шов и детали стремятся сократиться, однако концы их закреплены и ввиду этого в деталях возникают большие растягивающие напряжения, способные разорвать изделие.

В угловых швах также возникают поперечные сварочные напряжения, так как жесткость соединяемых элементов препятствует свободному сокращению шва при остывании. Внутренняя часть шва остывает медленнее, ее сокращению препятствует остывшая наружная часть, и поэтому она растянута (рис. 26,а). Величина поперечных сварочных напряжений угловых швов резко уменьшается при многослойной сварке (рис. 26. б).

Остаточные сварочные напряжения вызывают продольную и поперечную усадку швов. Усадка швов происходит всегда «на себя» (к центру шва). Наиболее неблагоприятна поперечная усадка, величина которой примерно в 10 раз больше продольной. Остаточные деформации при сварке показаны на рис. 27. При сварке встык односторонним швом листов или полос поперечная усадка шва вызывает искривление изделия. Этого можно избежать, расположив листы перед сваркой под углом (рис. 27,а). На рис.27,б показана деформация от угловых швов при соединении внахлестку. Если расстояние между швами будет меньше пяти толщин наиболее тонкого элемента, то податливость листов между швами становится настолько малой, что в шве может образоваться трещина.

Полки сварных двутавров при усадке швов деформируются (рис. 27, в). «Грибовидность» полок устраняется правкой после сварки или предварительным выгибом. Несимметричные сварные швы приводят к короблению всего элемента (рис. 27,г).

Остаточные напряжения сварной конструкции складываются с напряжениями от внешней нагрузки. Сварочные напряжения в настоящее время расчетом не учитывают. Основанием для этого служат пластические свойства металла: напряжения при достижении предела текучести σт не увеличиваются и происходит их выравнивание.

Конструктивными мероприятиями необходимо обеспечить минимум сварочных напряжений и деформаций, а также факторов, способствующих увеличению хрупкости сварного соединения (резкие искривления силовых потоков, концентраторы напряжений), препятствующих пластической работе стали.

6.1.4. Расчет сварных соединений

6.1.4.1. Расчет стыковых сварных швов

При сварке встык сварной шов заменяет основной металл элемента в месте соединения. Поэтому сварные швы встык рассчитывают по тем же формулам, что и основное сечение, только напряжения сравнивают не с расчетным сопротивлением основного металла R, а с расчетными сопротивлениями сварных швов Rcв. Значения расчетных сопротивлений сварных швов для стальных конструкций приведены в табл. Чтобы сечение в месте соединения не было ослаблено, шов должен быть полным и качественным без подрезов и непровров, с полной заваркой концов. В случае односторонней сварки необходимо производить подварку корня шва или варить на подкладке (рис. 28).

Рис. 28. Шов встык

а – правильно; б – с дефектами

При действии осевой силы (рис. 29, а) напряжение в прямом стыковом шве проверяют по формуле

(31)

Чтобы сделать стыковой шов при меньших расчетных сопротивлениях сварного шва растяжению равнопрочным основному металлу соединяемых элементов, его можно выполнить косым (рис. 29,б).

В этом случае напряжения в шве:

(32)

Практически такие швы часто выполняют с заложением 1:2 (tgα = 2); в этом случае он становится равнопрочным со стыкуемыми элементами и его не надо рассчитывать.

При действии изгибающего момента (рис. 29, в) напряжения в шве

Рис. 29. К расчету стыковых швов

а, б – на продольную силу; в – на изгиб

(33)

где Wш=W - момент сопротивления шва, равный моменту сопротивления соединяемых элементов.

При действии одновременно осевой силы и изгибающего момента напряжения в шве будут суммироваться:

(34)

Если сварное соединение встык работает на срез, то в нем определяют по формулам для основного металла касательные напряжения τш и сравнивают с расчетным сопротивлением стыкового шва срезу Rcpв.

В сварных швах встык, работающих одновременно на изгиб и срез, должны быть проверены приведенные напряжения по формуле

(35)

где σш – нормальное напряжение в шве от изгиба, определяемые по формуле (33);  – среднее касательное напряжение от срезывающей силы Q, определенное из условия равномерного распределения по стыковому шву.

6.1.4.2. Расчет угловых сварных швов

Угловые швы располагают в углах, образованных гранями соединяемых элементов высотой шва называется размер наименьшего из его катетов (рис. 30.а).

Фланговые угловые швы под воздействием продольного усилия работают на срез (рис. 30.б). Поверхность среза располагается примерно по биссектрисе углового шва, имея высоту. hШ Расчетная площадь среза швов

FШ=(βhШ)lШ,                                  (36)

где βhШ - расчетная высота углового сварного шва. Коэффициент β зависит от формы шва, глубины провара, способа сварки и принимается: β=1 - для однопроходной автоматической сварки; β=0,9 - для двух - и трехпроходной автоматической сварки; β=0,85 - для однопроходной полуавтоматической сварки; β=0,8 - для двух - и трехпроходной полуавтоматической   сварки; (β=0,7 - для многопроходной (более трех) автоматической и полуавтоматической сварки и для ручной сварки; lш - сумма расчетных длин швов в соединении. Напряжения в угловых фланговых швах проверяют по формуле

τШ=NFШ=N(βhШ)lШ≤RУСВ 			(37)

где Rсвy - расчетное сопротивление углового шва; lш - суммарная расчетная длина швов.

Практически при расчете угловых швов на осевую силу удобнее пользоваться формулой, выражающей необходимую длину шва. Она получается непосредственно из формулы (37), где вместо τш подставляют расчетное сопротивление углового шва срезу Rсвy

lШ=NβhШRУСВ.					(38)

Рис. 30. К расчету угловых швов

а – расчетная высота шва; б – фланговые швы; в, г, д –лобовые и угловые швы

Лобовые угловые швы (рис.30, в) находятся в более сложном напряженном состоянии, чем фланговые. Усилие круто перетекает через шов с одного соединяемого элемента на другой, линии силового потока резко искривляются, и поэтому в шве одновременно возникают напряжения от осевой силы, изгиба и среза. Швы разрушаются также по поверхности, проходящей примерно по биссектрисе шва.

Из-за сложности напряженного состояния лобовые швы рассчитывают условно на срез по минимальной площади среза швов, полученные напряжения сравнивают с расчетным сопротивлением углового шва, которое для угловых швов одинаково при всех видах силовых воздействий. Таким образом, расчетная формула проверки напряжений в лобовых угловых швах та же, что и для фланговых швов (37), только напряжение в шве обычно обозначают не τш, а σш. Необходимая длина швов определяется по формуле (38).

При действии изгибающего момента на прямоугольный элемент, прикрепленный угловыми швами, напряжения в швах определяют так же, как условные напряжения по поверхности среза, рис. 30, г:

σШ=MWШ=M2(βhШ)lШ26=3MβhШlШ2≤RУСВ	(39)

Здесь lш - расчетная длина одного шва.

Если элемент имеет непрямоугольное сечение, то момент сопротивления шва Wш в формуле (39) определяют по очертанию соединяющего шва.

При действии сдвигающей силы на элемент, прикрепленный угловыми швами (рис. 30, д), напряжения на поверхности среза считаются распределенными равномерно формула проверки напряжений имеет вид

τШ=QFШ=QβhШlШ≤RУСВ,			(40)

где lш - суммарная расчетная длина сварных швов в соединении.

При совместном действии нескольких усилий в сварном соединении с угловыми швами напряжения в швах от отдельных усилий вычисляют по вышеприведенным формулам, после чего определяют результирующие напряжения. При этом если срезывающие напряжения в одном и том же сечении углового шва имеют одно направление, то их складывают арифметически; если напряжения взаимно перпендикулярны, то определяют равнодействующую этих напряжений. Например, при действии на элемент одновременно изгибающего момента и сдвигающей силы результирующие (равнодействующие) напряжения

σШР=σШ2+τШ2≤RУСВ				(41)

6.1.4.3. Расчетные сопротивления сварных  соединений

Расчетные сопротивления сварных швов в стальных конструкциях для различных видов напряженного состояния шва и классов сталей приведены в табл. 5.

Расчетные сопротивления сварных швов встык, данные в таблице, соответствуют соединениям, выполненным двусторонней сваркой или односторонней с подваркой корня шва. Для соединений встык, в которых невозможно осуществить подварку корня шва (или выполнить шов на подкладке), расчетные сопротивления снижают умножением на коэффициент 0,7.

Современные способы сварки встык при автоматической сварке, а также при полуавтоматической и ручной сварке с применением физических способов контроля качества швов обеспечивают такую же прочность сварных швов, как и прочность основного металла для всех видов напряженного состояния.

При полуавтоматической и ручной сварке с визуальными способами контроля качества шва расчетные сопротивления сварных швов растяжению несколько ниже, чем расчетные сопротивления основного металла.

К визуальным способам контроля качества швов относятся их наружный осмотр и измерение размеров; к физическим способам - рентгено- или гамма-графирование, ультразвуковая дефектоскопия, магнитографические способы и др.

Таблица   5.Расчётные сопротивления Rсв кН/см2 сварных швов

| Сварной шов | Вид напряжённого состояния | Услов-ное обозначе-ние | Класс стали |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С 38/23 | С 44/29 | С 46/33 | С 52/40 | С 60/45 | С 70/60 | С 85/75 |
|  | Сжатие | Rcсв | 21 | 26 | 29 | 34 | 38 | 44 | 53 |
|  | Растяжение: а)автоматическая сварка полуавтоматическая и ручная сварка физическим контролем качества | Rрсв | 21 | 26 | 29 | 34 | 38 | 44 | 53 |
|  | б)полуавтоматическая и ручная сварка с визуальным контролем качества швов | Rрсв | 18 | 22 | 25 | - | - | - | - |
|  | Срез | Rсрсв | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 31 |
| Угловой | Срез | Rусв | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 34 |

6.1.4.4. Конструктивные требования к сварным соединениям

Для обеспечения высокого качества и надежной работы сварных соединений они должны отвечать ряду требований, диктуемых возможностью и удобством производства сварки, возможным уменьшением сварочных напряжений и деформаций, полноценной работой сварных швов в различных видах соединений и т. д. Все эти требования должны учитываться при проектировании металлических конструкций. Чтобы сварной шов был высокого качества, должна быть обеспечена доступность к нему, т. е. возможность ведения процесса сварки с учетом правильности положения электрода и его размеров. Наилучшее положение электрода и необходимые свободные габариты при ручной сварке стыковых и угловых швов показаны на рис. 23,а.

Во многих случаях не удается обеспечить положение электрода под углом 45° при наложении углового шва из-за выступающих деталей конструкции. Предельные размеры выступающих деталей, при которых возможна ручная сварка достаточно высокого качества в нормальных условиях, показаны на рис. 23, б.

При  конструировании сварных соединений   следует стремиться  к решениям, чтобы была обеспечена возможность к таким наложениям швов в нижнем или в крайнем случае в вертикальном положении (см рис. 23), так как эти швы наиболее надежны. Потолочные швы могут допускаться в исключительных случаях как правило, в нерасчетных соединениях Доступность для выполнения полуавтоматической и автоматической сварки обусловливается габаритами сварочных головок и тракторов. На рис. 31, в приведены предельные размеры стенок и. полок балок при автоматической сварке распространенным типом сварочного трактора ТС-17М.

Необходимо также предусматривать такое расположение сварных швов, чтобы максимально сокращалась необходимость кантовки конструкции при ее изготовлении.

Чтобы уменьшить сварочные напряжения и деформации, следует стремиться к наименьшему объему сварки в конструкции. Швы должны иметь наименьшую толщину и выполняться строго по расчету. Толщина стыковых швов диктуется толщиной соединяемых элементов и принимается равной меньшей из них (при разных их толщинах). При толстых стыковых швах для обеспечения надлежащего качества шва необходимо производить разделку кромок соединяемых элементов(табл.6.).

Наименьшая толщина угловых швов 4 мм, дальнейшая градация 5, 6, 7, 8, 10 мм и далее через 2 мм. Угловые швы толщиной свыше 20 мм имеют большие внутренние напряжения и применять их не рекомендуется.

Наименьшая высота угловых швов определяется расчетом и, кроме того, зависит от класса стали, толщины свариваемых элементов, вида сварки и условий работы конструкций (табл. 6.7.).

Наибольшая толщина углового шва в зависимости от толщины соединяемых элементов может быть принята hш=1,2δ

Рис. 31. Габариты для сварки

а – наилучший для ручной сварки; б – предельный при ручной сварке; в – при автоматической сварке трактором ТС-17М

толщин свариваемых элементов). Кромки прокатных профилей имеют с одной стороны закругления, поэтому наибольшая высота углового шва вдоль этих кромок принимается несколько меньшей, чем толщина пера или полки профиля               (табл. 8.).

Наибольшая толщина углового шва вдоль обушка уголка может достигать 1,2δ (δ—толщина полки уголка).

При ручной сварке за один проход может быть выполнен шов толщиной до 8 мм. Более толстые швы — многопроходные и более трудоемкие, поэтому там, где это возможно, необходимо стремиться к однопроходным швам. Швы различной толщины варят разной силой тока, регулируемого сварщиком. Поэтому в одной конструкции (сборочной марке) желательно не иметь более двух-трех различных толщин швов. В поперечном сечении угловые швы должны иметь соотношение катетов шва 1:1.

Чтобы уменьшить концентрации напряжений в конструкциях, воспринимающих динамические и вибрационные нагрузки или при статической нагрузке, но эксплуатируемых с расчетной температурой ниже —40° С, а также в любых конструкциях из высокопрочных сталей классов С 60/45—С 85/75 в лобовых угловых швах соотношение катетов принимают 1 :1,5, при этом больший катет должен быть направлен вдоль усилия, воспринимаемого соединением.

Наименьшая расчетная длина lш углового шва должна быть не менее 4hш и не менее 40 мм из-за наличия непровара в начале и кратере в конце шва. Наибольшая расчетная длина фланговых угловых швов должна быть не более 60hш, так как фактически напряжение в шве по длине распределяется неравномерно (рис. 32, а) и при очень длинных швах его крайние точки могут быть перенапряжены, а средняя часть не полностью включена в работу Это ограничение не распространяется на те фланговые швы, в которых усилия передаются по всей длине шва, например на поясные швы сварных балок.

Рис  32. Конструктивные требования.

а — предельная длина    флангового шва б — длина нахлестки; в — скос кромок

Таблица 8. Наибольшая толщина угловых швов вдоль кромок, имеющих закругления

| Расположение шва | Толщина шва, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| У пера уголков при толщине полки δ, мм . | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| У полок двутавров | До № 14 | № 16—27 | № 30—40 | № 45 | № 50—60 |
| У полок швеллера | » № 12 | № 14-27 | № 30 | № 36—40 | — |

Конструктивная длина шва, т.е. та длина, которая указывается на чертежах, принимается примерно на 10 мм больше расчетной длины (определенной по расчету), так как начало и конец шва могут иметь непровар и кратер, поэтому участки по 5 мм у концов шва в расчете учитывать не следует (см. рис-32).

В стыковых швах начало и конец шва рекомендуется выводить на подкладки с последующей их обрезкой и зачисткой; в таком случае в расчете может быть учтена вся длина шва.

Если в конструкции применяются прерывистые швы, то для обеспечения надежной совместной работы соединяемых элементов расстояние между участками швов в свету должно быть не более 15δ в сжатых элементах и

не более 30δ в растянутых и нерабочих элементах (δ — наименьшая толщина соединяемых элементов).

Напуск в соединениях внахлестку должен быть не менее пяти толщин наиболее тонкого из соединяемых элементов (рис. 32.б), иначе в швах могут образоваться трещины, вызванные сварочными деформациями.

При соединении встык листов различной толщины, если разница в толщинах не превышает 4 мм и величина уступа не превышает 18 толщины более тонкого листа, стык, может быть выполнен без скоса кромок (рис. 32, в) для сталей классов до С 52/40 (для более прочных сталей соответственно 2 мм и 112). В противном случае для плавного перехода усилий в стыке необходим односторонний или двусторонний скос кромок с уклоном не более 15. Если соединяются листы различной ширины, то у более широкого листа делают скосы к более узкому с уклоном не более 15.

Необходимо стремиться к уменьшению сварных швов и делать их минимальной толщины, точно по расчету. Следует избегать пересечений сварных швов, близкого их расположения друг к другу и образования швами замкнутых контуров. Сварочные напряжения и деформации существенно уменьшаются при правильной технологии изготовления и сварки конструкции.

6.1.5. Примеры расчета сварных соединений

Пример I. Растянутая полоса соединяется двусторонними накладками, приваренными угловыми фланговыми швами (рис. 33); сварка ручная. Расчетное усилие в полосе N=370 кН, сечение полосы 150X12 мм, материал — сталь класса С 38/23. Определить необходимое сечение накладок, а также толщину и длину сварных швов. Накладки принимаются также из стали класса С 38/23, расчетное сопротивление стали R=21 кН/см2.

Для возможности наложения швов накладка должна быть нeсколько уже полосы (на 10—20 мм с каждой стороны), поэтому ширину накладки принимаем 150—2*15 = 120 мм.

Требуемая площадь обеих накладок:

АТР=NR=37021=17,6см2			(42)

Необходимая толщина одной накладки:

δH=17,62х12=0,73см			(43)

Принимаем толщину накладки 8 мм и толщину угловых швов hш=8 мм. Тогда необходимая суммарная длина швов для крепления накладки (по каждой из сторон стыка) определится по формуле):

lшNβhшRУСВ=3700,7х0,8х15=44см	      (44)

где RYCB=15 кН/см2. Расчетная длина одного сварного шва на наладке 44:4=11 см. Конструктивная длина 11 + 1 = 12 см. Необходимая длина накладки будет 240 мм.

Пример 2. Проверить напряжение в сварных швах, прикрепляющих стальную консоль двутаврового сечения к колонне (рис. 34,а). Сталь класса С 38/23, сварка ручная. К консоли приложена расчетная сосредоточенная сила Q = 800 кН. Так как сила приложена с эксцентриситетом е=400 мм, то в месте крепления консоли к колонне возникает изгибающий момент М = Qе=800 х 0,4 = = 320 кНм На рис. 34, б показана рабочая площадь       (по поверхности среза) сварных швов, прикрепляющих консоль к колонне. В месте крепления консоли к колонне будет изгиб моментом М и срез силой Q. От изгиба возникнут напряжения по всей расчетной площади швов, от среза силой Q — только в .вертикальных швах, прикрепляющих стенку к колонне.

Рис. 33. К примеру 1

Рис 34. К примеру 2

Назначаем толщину всех швов hш=12 мм. Определим геометрические характеристики рабочих швов:

площадь всех швов:

Аш=βhшlш=0,7∗1,2(29+2∗13+2∗64+24)=173см2;	              (45)

статический момент площади швов относительно оси верхнего листа

Sш=0,7∗1,2(−29∗1,2+2∗13∗1,2+2∗64∗∗32,6+24∗66,4)=4830см3;	(46)

расстояние от оси верхнего листа до центра тяжести площади швов

z0=SшАш=4830173=27,9см;			(47)

момент инерции швов

lш=0,7∗1,2(2∗643/12+2∗64∗4,72++29∗29,12+2∗13∗26,72+24∗36,52)=104000см4;	(48)

моменты сопротивления швов (верхнего и нижнего волокна):

WВ.Ш=lшzB=10400029.7=3500см2;		(49)

WИ.Ш=lшzH=10400040,1=2590см3;	                  (50)

Теперь найдем   напряжения в швах:

от изгибающего  момента М по формуле

δш=MWН.Ш=320002590=12,35кНсм2;	            (51)

от среза силой Q по формуле

τш=Qβhшlш=8000,7∗1,2(2∗64)=7,4кНсм2.(52)

Наибольшие напряжения в сварных швах будут внизу консоли. Напряжения σш направлены горизонтально, τш вертикально, равнодействующая напряжений определится по формуле

σШР=σш2+τш2=12,352+7,42=14,4кНсм2<

RУСВ=15кНсм2.					(53)

Прочность соединения обеспечена.

6.2. Болтовое и заклепочное соединение

Кроме сварки в металлических конструкциях применяют болтовые и заклепочные соединения. Болтовые соединения применяют преимущественно при монтаже металлических конструкций, так как совпадением отверстий соединяемых элементов автоматически контролируется правильность их установки и взаимного расположения; болты дают возможность плотно стянуть соединяемые элементы. Установить болт чрезвычайно просто, для этого не требуется специального оборудования и подвода энергии.

Заклепочные соединения в стальных конструкциях в связи с развитием сварки применяются в отдельных случаях при наличии знакопеременных и вибрационных нагрузок (подкрановые балки в зданиях с тяжелым режимом работы, балки железнодорожных мостов и другие аналогичные конструкции), В алюминиевых конструкциях при применении сильно разупрочняющихся при сварке сплавов заклепочные соединения находят широкое применение.

На монтаже заклепочные соединения могут применяться только в исключительных случаях, так как клепка в монтажных условиях очень неудобна и трудоемка.

6.2.1.  Общая характеристика болтов и заклепок

Генеральные размеры, характеризующие болт, (приведены на рис. 35.) Серийные болты, применяемые в строительстве, имеют диаметр стержня по резьбе d= 10—30 мм.

Рис.35 Болт

Градации диаметров болтов и диаметров отверстий для них в зависимости от вида болтов

( приведены в табл. 9. )

Диаметр стержня болта d1равен диаметру d (или может быть меньше его только на величину допуска). Серийные болты изготовляют с градацией длины 5 мм (l = 35—80 мм), 10 мм (l = 80—200 мм) и 20 мм (l = 200—300 мм). Длина нарезанной части болта l0≈2,5d. Необходимую длину болта в конструкции подбирают из условия, чтобы гладкая часть стержня болта была на 3—5 мм меньше толщины пакета соединяемых болтами элементов. Высота головки болта H≈0,6d(, диаметр головки D = 1,7d, размер под ключ S1,5d. Размеры гайки такие же, как и размеры головки болта, за исключением высоты H, которая больше высоты головки болта на 2—5 мм.

В соединениях металлических конструкций применяют болты грубой и нормальной точности, повышенной точности, высокопрочные и анкерные.

Болты грубой точности (ГОСТ 15589—70* или ГОСТ 15591—70*), болты нормальной точности (ГОСТ 7796* или 7798—70*) изготовляют из сталей по ГОСТ 1759— 70* соответственно классов 4.6 и 5.6. Эти болты ставят в отверстия на 3 мм больше, чем диаметр болта (см. табл. 6.6), благодаря чему он легко устанавливается даже при небольшом несовпадении центров отверстий.

Этим определяется преимущественное применение болтов грубой и нормальной точности в монтажных фиксирующих соединениях. При взаимном сдвиге соединяемых элементов эти болты дают довольно деформативное соединение, так как диаметр отверстий существенно больше диаметра болтов, поэтому их иногда называют черными.

Таблица 9. Номинальные диаметры, мм, болтов, заклепок и отверстий

| Болты грубой и нормальной точности, повышенной точности и высокопрочные | Заклепки | Отверстия для болтов грубой и нормальной точности, высокопрочных и заклепок | Отверстия только для болтов повышенной точности |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 12 | 13 | — |
| 12 | 14 | 15 | 12 |
| 14 | 16 | 17 | 14 |
| 16 | 18 | 19 | 16 |
| 18 | 20 | 21 | 18 |
| 20 | 22 | 23 | 20 |
| 22 | 24 | 25 | 22 |
| 24 | — | 27 | 24 |
| — | 27 | 28,5 | — |
| 27 | — | 30 | 27 |
| — | 30 | 31,5 | — |
| 30 | — | 33 | 30 |

Примечание. Наиболее ходовые диаметры болтов и заклепок, которые рекомендуется применять при отсутствии каких-либо специальных требований: болты грубой, нормальной и повышенной точности 20 и 24 мм, высоко-прочные 18, 22 и 24 мм, заклепки для стальных конструкций 16, 20, 22, 24 и 27 мм, заклепки для конструкций из алюминиевых сплавов 12, 16, 20, 22 и 24 мм.

Болты повышенной точности (ГОСТ 7805—87) изготовляют из углеродистой и низколегированной стали по ГОСТ 1759—70* класса 8.8. Диаметр отверстий для этих болтов принимается равным их диаметру (без плюсовых допусков для болта и минусовых допусков для отверстия).

Чтобы между отверстиями в пакете соединяемых элементов и болтом повышенной точности не было больших зазоров, отверстия сверлят отдельно в соединяемых элементах сразу на проектный диаметр по специальным кондукторам с впрессованными втулками из высокопрочной стали; кондуктор обеспечивает высокую точность взаиморасположения центров отверстий в соединении. В противном случае сверлятся или продавливаются отверстия меньшего на 3—5 мм диаметра и уже в собранном соединении совместно рассверливаются на проектный диаметр. Болты повышенной точности обеспечивают плотное малодеформативное соединение — их называют чистыми болтами. Применяются болты повышенной точности преимущественно в монтажных  рабочих соединениях.

Высокопрочные болты поставляются по стандартам на болты нормальной точности, но изготовляются из высокопрочных термически упрочненных сталей: углеродистой стали 35 по ГОСТ 1050—88 или легированных сталей 40Х по ТУ 14-4-87-72, 40ХФА и 38ХС по ГОСТ 4543—71. Высокопрочные болты, как и болты нормальной точности, устанавливают в отверстия диаметром на 3 мм большие, чем их диаметр   (см.   табл. 9.  Монолитность  соединения  обеспечивается  трением  между   поверхностями соединяемых элементов, с большой силой стянутых между собой высокопрочными болтами. Чтобы обеспечить надежность соединения, которая зависит от степени сжатия соприкасающихся поверхностей, болты затягивают специальными тарировочными ключами, позволяющими контролировать силу натяжения болтов. Для увеличения сил трения  поверхности элементов в месте стыка должны быть очищены от грязи, масла и ржавчины. Высокопрочные болты обеспечивают надежное недеформативное соединение, хорошо работающее при  любых  видах силовых воздействий,  поэтому  они применяются в ответственных монтажных соединениях.

Таблица 10. Анкерные болты (сталь бетон фундаментов класса С 38/23 марки ВСтЗкп2, марок 100-150) ГОСТ 24379.1 - 80

Продолжение таблицы 10.Анкерные болты (сталь бетон фундаментов класса С 38/23 марки ВСтЗкп2, марок 100-150)

Анкерные болты применяют для крепления баз (башмаков) колонн и стоек к фундаментам. Их изготовляют из углеродистой и низколегированных сталей марок ВСтЗкп2, 09Г2С и 10Г2С1.

Заклепки в стальных конструкциях различаются по форме закладной и замыкающей головок (рис. 36). Замыкающая головка образуется деформированием вы ступающей части стержня заклепки. Заклепки с полукруглой, потайной и полупотайной закладной головкой изготовляют соответственно по ГОСТ 10299—68*, ГОСТ 10300—68* и ГОСТ 10301—68* с диаметром стержней d от 12 до 30 мм и ставят в отверстия, на 1—1,5 мм большие, чем диаметр заклепки (см. табл. 9.). При образовании замыкающей головки стержень заклепки осаживается и утолщается, плотно заполняя отверстие.

Рис. 36. Заклепки

а — типы;   б — постановка;   1 — замыкающая  головка;  2 — закладная  головка

Поэтому за расчетный диаметр заклепки принимается диаметр отверстия, в который она поставлена.

Клепка может выполняться горячим и холодным способом. При горячем способе нагретую в печах-горнах до температуры примерно 800—1000° С заклепку вставляют в отверстие пакета, специальной поддержкой плотно прижимают закладную головку к изделию, а на обратной стороне ударами пневматического молотка с оправкой формуют замыкающую головку. На заводах-изготовителях горячая клепка осуществляется электрической или пневматической клепальной скобой. При остывании заклепка укорачивается и плотно стягивает склепанный пакет (растягивающие напряжения в заклепке достигают 10—15 кН/см2); возникающие вследствие этого силы трения по поверхностям соединяемых элементов улучшают работу соединения.

При холодной клепке замыкающая головка образуется в не нагретом стержне при помощи мощных клепальных скоб, которые имеются на некоторых высокомеханизированных заводах. Здесь также происходят осадка стержня заклепки и заполнение им отверстия. Сила, стягивающая пакет, при холодной клепке в 2—3 раза меньше, чем при горячей, так как пакет сжимается только усилием клепальной скобы.

Заклепки изготовляют из сталей с повышенными пластическими свойствами. Для конструкций из обычных углеродистых сталей применяют заклепки из стали марки Ст2 по ГОСТ 499—70, имеющей относительное удлинение не менее 29% и предел прочности 34 кН/см2. Для конструкций из низколегированных сталей заклепки изготовляют из стали марки 09Г2 по ГОСТ 19281—73 с относительным удлинением 21% и пределом прочности 45 кН/см2.

В конструкциях из алюминиевых сплавов также применяют болты нормальной и повышенной точности. Их изготовляют из алюминиевых сплавов; форма и размеры их такие же, как и у стальных.

Высокопрочные болты для конструкций из алюминиевых сплавов изготовляют из стали. При постановке высокопрочных стальных болтов недопустим непосредственный контакт стали и алюминиевых сплавов, так как в местах соприкосновения возникает интенсивная электрохимическая коррозия. В этих случаях шайбы высокопрочных болтов должны быть кадмированы или оцинкованы, а часть стержня болта, находящаяся в соединяемом пакете, обмотана изоляционной лентой (или кадмирован, или оцинкован  весь болт).

.2.2. Расчет болтовых и заклепочных соединений.

6.2.2.I. Расчет болтовых (грубой, нормальной и повышенной точности) и заклепочных соединений

Внешние усилия в болтовом или заклепочном соединении стремятся сдвинуть соединяемые элементы один относительно другого (рис. 35,а). Поставленные в отверстие болты или заклепки препятствуют этому сдвигу; в них возникают деформации (рис. 35, а). В болтах и заклепках возникает очень сложное напряженное состояние: по плоскости соприкосновения сдвигаемых элементов возникают срезывающие напряжения, от поперечного давления элементов возникают сминающие напряжения, искривление болта или заклепки вызывает изгибающие напряжения и, кроме этого, от первоначального натяжения остаются растягивающие напряжения. Наиболее существенными из этих напряжений, определяющими работу соединения, являются срезывающие и сминающие напряжения, Поэтому условной расчетной схемой болтового или заклепочного соединения при взаимном сдвиге соединяемых элементов принимают схему работы их на срез (35,б) и на смятие соединяемых элементов (рис. 35,в) (смятие болта без его среза быть не может, поэтому на прочность проверяют металл соединяемых элементов).

Расчет болтов и заклепок на срез.   Срезывающие напряжения в болтах и заклепках не должны превышать

Рис. 37. Работа болта (или заклепки)

а - деформация  стержня;   б - срез   стержня;   в - смятие   соединяемого   элемента

расчетного сопротивления срезу материала болтов Rcpδ или заклепок Rcpзакл:

τ=NАcp=Nnncpπd24≤Rcpσ или Rcpзакл 		(54)

Здесь N-расчетное усилие, действующее в соединении; n —число болтов или заклепок в соединении; ncp — число рабочих срезов одного болта или заклепки; d - наружный диаметр болта в болтовом соединении или диаметр отверстия в заклепочном соединений;

Расчет болтового и заклепочного соединения на смятие. Напряжения смятия в соединяемых элементах от болтов или заклепок не должны превышать расчетного сопротивления материала смятию

σсм=NАсм=Nndδ≤Rсмσ или Rсмзакл ;	(55)

где dδ — расчетная площадь смятия, условно принимаемая как произведение диаметра болта (или диаметра отверстия под заклепку) d на наименьшую суммарную толщину листов, сминаемых в одном направлении; n — число болтов или заклепок в соединения.

Практически при расчете болтовых или заклепочных соединений удобно поступать следующим образом.

Определяют предельные Расчетные усилия, которые может воспринять один болт или заклепка из условий среза и смятия:

для болтов

для заклепокNcpσ=ncpπd24Rcpσ;Nсмσ=dδRсмσ;Nсрзакл=ncpπd24Rcpзакл;	                   (56)

Тогда необходимое количество болтов или заклепок для восприятия расчетной силы N в соединении можно определить, разделив величину силы N на наименьшее предельное расчетное усилие, которое может выдержать один болт или заклепка из условия среза или смятия:

n≥NNминσ или n≥NNминзакл.			(57)

Для облегчения расчетов предельные расчетные усилия на один болт или заклепку вычисляют заранее и приводят в справочниках по металлическим конструкциям.

Если болты или заклепки будут поставлены слишком близко к краю элемента или один к другому, может произойти срез («выкалывание») металла элемента соединения (рис. 36). Чтобы этого не произошло, расстояние вдоль усилия от центра отверстия до края элемента не должно быть меньше двух диаметров отверстия, а расстояние между центрами отверстий — меньше трех диаметров. Как уже отмечалось, болты грубой и нормальной точности ставят в отверстия на 3 мм больше, чем диаметр болта (см. табл. 9.). Полное включение их в работу на срез и смятие происходит при значительных деформациях соединения, поэтому там, где необходимо мало деформативное соединение, их применять не следует. Болты повышенной точности и заклепки хорошо работают на срез и смятие.

Расчет болтов и заклепок на растяжение. Проверка заключается в том, что растягивающие напряжения от внешней нагрузки в болтах или заклепках не должны превышать расчетного сопротивления их материала (рис. 39):

Для болтов

σ=NАHTσ=Nnπd024≤Rpσ,				(58)

-

Рис 38 . Выкол болтом или заклепкой металла  соединяемых элементов

Рис.. 39. К расчету болтов и заклепок на растяжение

или необходимое число болтов в соединении

n≥NNpσ=Nπd024Rpσ,			                   	(59)

где d0—внутренний диаметр резьбы болта по нарезке (см. табл. 6.6); для заклепок

σ=NАHTзакл=Nnπd24≤Rpзакл,		                        	(60)

или число заклепок в соединении

n≥NNpзакл=Nπd24Rpзакл,				(61)

где d — диаметр отверстия под заклепку.

Расчетное сопротивление заклепок растяжению принимают пониженным по сравнению с расчетным сопротивлением стали, так как часто появляется эксцентричность приложения растягивающей заклепку силы вследствие неравномерного давления на головку и поэтому возникают дополнительные напряжения у места соединения стержня заклепки с головкой. Из-за этого расчет заклепок на растяжение часто называют расчетом на отрыв головки.

Начальные внутренние напряжения растяжения в болтах и заклепках при расчете их на растяжение не учитывают, так как они не влияют на прочность соединения, ибо при работе соединения по мере преодоления сил стягивания они включаются в уравновешивание внешних сил. Расчетные сопротивления болтовых и заклепочных соединений см. в табл. 11. и 12.

Расчет высокопрочных болтов в монтажных соединениях

Передача усилий в соединении на высокопрочных болтах происходит в результате сил трения, возникающих по соприкасающимся плоскостям. Расчетное усилие, которое может быть воспринято каждой поверхностью трения соединяемых элементов, стянутых одним высокопрочным болтом,

NBσ=Pσfm,					(62)

где Pσ — осевое усилие натяжения болта; f — коэффициент трения, зависящий от способа очистки поверхностей, принимаемый по табл. 38; m — коэффициент условий работы соединения на высокопрочных болтах, учитывающий возможную неравномерность их работы: m = 0,9 — для стальных конструкций, m = 0,8 — для конструкций из алюминиевых сплавов. Осевое усилие натяжения болта Pσ — зависит от механических свойств его материала после термической обработки; при закручивании гайки его доводят до 65% предела прочности материала болтаσBσ

Pσ=0,65σBσАHT,			                             	(63)

где Ант - площадь сечения болта нетто по внутреннему диаметру резьбы (см. табл. 6.6).

Таким образом, расчетное усилие, воспринимаемое одной поверхностью трения в соединении на высокопрочных болтах,

NBσ=0,65σBσАHTfm,				                    (64)

или  необходимое  количество  высокопрочных  болтов  в соединении с расчетным усилием

n≥NnTPNBσ=NnTP0,65σBσАHTfm,	                	  (65)

где nTP — число поверхностей трения в соединении.

Обрабатывать стальные поверхности пескоструйным аппаратом можно в исключительных случаях, так как она требует специального оборудования, высококачественного кварцевого песка и вредна для обслуживающего персонала. Наиболее распространена зачистка огневым способом. Обработка стальными щетками достаточно трудоемка. Хорошие результаты дает обработка стальных поверхностей химическим способом (травление в ваннах или нанесение специальных паст); обработка получается наиболее дешевой и наименее трудоемкой по сравнению с другими способами.

Следует подчеркнуть, что соединения на высокопрочных болтах требуют высокого качества работ по подготовке поверхностей и контролю натяжения болтов, в противном случае расчетные величины коэффициентов трения, приведенные в табл. 10., могут быть не обеспечены.

Таблица 11. Значение коэффициентов трения f

| Способы предварительной очистки соединяемых поверхностей | Коэффициенты трения ( для соединяемых элементов конструкций из алюминиевыхсплавов и сталей классов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 38/23 | С 44/29, | С 60/45, | алюминиевые сплавы |
|  |  | С 46/33, | С 70/60, |  |
|  |  | С 52/40 | С 85/75 |  |
| 1. Пневматическая обработка кварцевым песком или металлическим порошком | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,45 |
| 2. Химическая обработка растворами кислот, травильными пастами | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| 3. Огневая обработка многопламенными горелками (на ацетилене) | 0,4 | 0,45 | 0,45 | — |
| 4. Стальными ручными или механическими щетками | 0,35 | 0,35 | 0,4 | — |
| 5. Без обработки | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,15 |

Расчетное сопротивление болтовых и заклепочных соединений

Расчетные сопротивления болтовых и заклепочных соединений в стальных конструкциях для различного вида силовых воздействий приведены в табл. 11. и 12. Из таблиц следует, что расчетные сопротивления болтовых и заклепочных соединений зависят от группы соединений В или С.

К группе В относятся соединения, в которых болты или заклепки поставлены в отверстия:

сверленые на проектный диаметр в собранных элементах;

сверленые на проектный диаметр в отдельных элементах и деталях по кондукторам;

сверленые или продавленные на меньший диаметр в отдельных деталях с последующим рассверливанием до проектного диаметра в собранных элементах.

К группе С относятся соединения, в которых заклепки поставлены в продавленные или сверленые отверстия в отдельных деталях без кондукторов и без последующего рассверливания.

При заклепках с потайными или полупотайными головками расчетные сопротивления заклепочных соединений срезу и смятию понижаются умножением на коэффициент 0,8. Работа таких заклепок на растяжение (отрыв головки)  не допускается.

Расчетные сопротивления болтовых и заклепочных соединений для конструкций из алюминиевых сплавов приведены в нормах их проектирования (СНиП II-24-74).

Таблица 12.  Расчетные сопротивления заклепочных соединений

| Вид напряженного состояния и группа соединения | Условное обозначение | Расчетное сопротивление |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | срезу и растяжению заклепок из стали марок |  |  | смятию соединяемых элементов конструкций из стали классов |  |  |  |
|  |  | Ст2 | 09Г2 | С 38/23 |  | С 44/29 | С 46/33 | С 52/40 |
| Срез, В Срез, С | Rcpзакл | 18 16 | 22 — | — — |  | — — | — — | — — |
| Смятие, В Смятие, С | Rcмзакл | — — | — — | 42 38 |  | 52 — | 58 — | 68 — |
| Растяжение (отрыв головок) | Rpзакл | 12 | 15 | — |  | — | — | — |

Конструирование болтовых и заклепочных соединений

Размещение болтов и заклепок в соединении должно производиться с учетом возможности их постановки и работы металла между болтами или заклепками.

При постановке болтов в стесненных условиях следует обеспечить габариты для работы гаечным ключом рис. 40 и табл. 96. При постановке болтов в полузамкнутых пазухах применяются торцовые ключи. Основные габариты при клепке пневматическим молотком и клепальной скобой приведены на рис. 40.

По условиям производства болты и заклепки должны иметь простое расположение на прямых линиях — рисках, расположенных параллельно и перпендикулярно оси элемента. Прокатные элементы (уголки, двутавры и швеллеры) имеют нормированные риски, расположение которых приведено ГОСТах. При

Рис. 40. Наименьшие габариты для работы гаечным ключом (наименьшие размеры приведены в табл. 9.)

двух или более рисках размещение болтов и заклепок может быть в рядовом или шахматном порядке (рис. 41). Расстояние между центрами болтов и заклепок по риске называется шагом.

Расстояние между центрами болтов и заклепок должно приниматься по табл. 9 с округлением до 5 мм.   Минимальные расстояния между болтами и заклепками, указанные в табл. 13., определяются возможностью их постановки и условием прочности основного металла, а максимальные — условиями устойчивости соединенных элементов в промежутке между болтами или заклепками при сжатии и плотностью соединения растянутых частей.

В рабочих болтовых и заклепочных соединениях следует назначать минимальные шаги, чтобы не расходовать лишнего металла на фасонки и накладки, в нерабочих соединениях (связующих, конструктивных), наоборот, максимальные, чтобы уменьшить количество сверленых отверстий, а также болтов и заклепок.

Рис. 41. Наименьшие габариты при клепке

а - наименьший размер с (ручная клепка); б — наибольший размер выступающей детали Н (клепка скобой)

При конструировании болтовых и заклепочных соединений надо стремиться к симметричной передаче усилий в соединении, что улучшает работу болтов, заклепок и основного металла (рис. 42,а). При применении односторонних накладок или соединений внахлестку (рис. 42, б) силовой поток в соединении перестает быть симметричным, искривляется и в соединении возникает дополнительный момент, поэтому число заклепок в таких соединениях следует увеличить против расчета на 10%.

Рис. 42. Размещение отверстий

а — рядовое; б — шахматное

Рис. 43. К работе соединения

а — симметричная передача усилия; б — несимметричная; в—с помощью коротышей

Также ухудшается работа соединения, если усилие с одного  элемента на другой   передается не непосредственно, а через прокладки или дополнительные коротыши (рис.43, в). В этом случае общее количество заклепок на коротышах увеличивают на 50% против расчета. Типичные решения стыков прокатных элементов при помощи болтов и заклепок показаны на рис. 44. Если конструкция подвержена воздействию подвижных или вибрационных нагрузок, то в ее болтовых соединениях предусматривают меры против откручивания гаек: постановка контргаек, расчеканка резьбы болта либо приварка гайки к стержню болта.

В  рабочих  элементах  конструкций  число  болтов  и заклепок, прикрепляющих элемент в узле или расположенных по одну сторону стыка, желательно иметь не меньше двух независимо от действующего усилия.

Рис. 44. Болтовое и клепанные стыки прокатных профилей

В клепаных соединениях толщина пакета не должна превышать пяти диаметров заклепки для стальных конструкций и четырех диаметров для конструкций из алюминиевых сплавов. В стальных конструкциях при толщине пакета более пяти, но менее семи диаметров заклепки можно ставить специальные заклепки с повышенной головкой и коническим стержнем;

Таблица 14.  Условные обозначения отверстий,болтов и          заклепок

| Вид отверстий, болтов и заклепок | Условное обозначение | Вид отверстий, болтов и заклепок | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Круглое отверстие |  | Болт постоянный нормальной или повышенной точности |  |
| Овальное отверстие |  | Болт временный нормальной или повышенной точности |  |
| Заклепка с полукруглой головкой |  | Болт постоянный высокопрочный |  |

Примечание. Диаметры массовых отверстий и болтов не проставляют на чертежах, а оговаривают в примечаниях: «все неоговоренные отверстия d = 23 мм», «все неоговоренные болты М20» и т. д.

при еще большей толщине необходимо увеличивать диаметр заклепок или переходить на болты повышенной точности.

При конструировании болтовых и заклепочных соединений следует стремиться к применению одного диаметра заклепок в пределах каждого конструктивного элемента и к наименьшему числу различных диаметров болтов и заклепок для всех элементов сооружения.

На чертежах проектов металлических конструкций отверстия, болты и заклепки изображают специальными условными обозначениями (табл. 14).

6.3 Примеры расчета болтовых и  заклепочных соединений

Пример 1. Рассчитать стыковое соединение стальной полосы сечением 260X14 мм с двусторонними накладками толщиной δ = 10 мм и болтами повышенной точности (рис. 45). Полоса растянута расчетным усилием N=560 кН. Сталь полосы и накладок С 38/23, болты из стали класса 8.8.

Примем для соединения болты диаметром 20 мм. Номинальный диаметр отверстий для болтов также 20 мм (см. табл. 9.). Определим по формулам предельные расчетные усилия, которые может воспринять один болт:

по срезу (болт имеет два рабочих среза                        nср = 2) и смятию:

Ncpσ=ncpπd24Rcpσ=23,14∗22430=185кН,	(66)

Nсмσ=dδRсмσ=2∗1,4∗38=106,4кН.	(67)

Расчетные сопротивления болтов срезу и смятию соединения принимаем по табл. 12.  (Rcpσ=30 кН/см2 и Rcмσ=38 кН/см2). Наименьшее предельное расчетное усилие одного болта определяется условием смятия.

Необходимое количество болтов в соединении

Рис. 45. К расчету соединения

n≥NNминσ=560106,4=5,3, 				(68)

принимаем   6 болтов.

Проверим напряжения по ослабленному отверстиями сечению полосы

АHT=(26−3∗2)1.4=28см2.			(69)

Наибольшее напряжение в полосе

σ=NАHT=56028=20кНсм2<R=21кНсм2	(70)

Так как суммарная толщина накладок больше толщины полосы, то прочность накладок также обеспечена.

Пример 2. Рассчитать . стыковое соединение стальной полосы с исходными данными по примеру 1 (см. рис. 45), выполненное на заклепках. Примем для соединения заклепки диаметром 20 мм, поставленные в сверленые на проектный диаметр по кондукторам отверстия 21 мм (см. табл. 9.). Соединение относится к группе В. Определим по формулам предельные расчетные усилия, которые может воспринять одна заклепка из условий среза и смятия. Так как при клепке заклепка осаживается и заполняет отверстие, то ее рабочий диаметр принимается по диаметру отверстия;

Ncpзакл=ncpπd24Rcpзакл=23,14∗2,12418=124,8кН;		(71)

Nсмзакл=dδRсмзакл=2,1∗1,4∗42=123,5кН.	(72)

Необходимое число заклепок

n≥NNминзакл=560123,5=4,6.				(73)

Принимаем 6 заклепок (5 заклепок конструктивно располагать менее удобно). Расположение заклепок может быть принято такое же, как и в примере 11 (см. рис. 45).

Проверим  наибольшее  напряжение  в  полосе  по  ослабленному сечению:

FHT=(26−3∗2,1)1,4=27,6cм2;			(74)

σ=56027,6=20,3кНсм2<R=21кНсм2	(75)

Прочность полосы обеспечена.

Пример 3. Рассчитать стыковое соединение стальной полосы, выполненное на высокопрочных болтах, с исходными данными по примеру .1. Примем для соединения высокопрочные болты диаметром 18 мм из легированной стали марки 40ХФА с пределом прочности σBσ =135 кН/см2. Диаметр отверстий для болтов 21 мм (см. табл. 7.1). Поверхность соединения обрабатывается огневым способом; коэффициент трения по табл.6.7 для углеродистой стали f=0,4. Коэффициент условий работы соединений на высокопрочных болтах в стальных конструкциях m = 0,9. Площадь болта АHT (по внутреннему диаметру резьбы) принимаем по табл. 6.6( для болта диаметром 18 мм она равна 1,97 см2. Поверхностей трения nтр каждого болта в соединении две см. рис. 45). Определяем необходимое число высокопрочных болтов в соединении по формуле.

n≥NnTP∗0,65σBσАHTfm=5602∗0,65∗135∗1,97∗0,4∗0,9=4,5.             (76)

Принимаем 6 болтов. Расположение болтов такое же, как и в примере.1 (см. рис. 45). Контролируемое усилие натяжения каждого болта должно быть

Pσ=0,65σBσАHT=0,65∗135∗1,97=172кН.	                   (77)

7. Балки и балочные конструкции

Балками называют конструктивные элементы сплошного сечения, работающие на изгиб. Благодаря простоте и малой стоимости изготовления, удобной конструктивной форме, небольшой строительной высоте балки находят широкое применение в металлических конструкциях. Они применяются в различных перекрытиях, на рабочих площадках, эстакадах, мостах и других сооружениях.

Особенно широко применяются сплошные балки для относительно небольших пролетов при больших нагрузках. При больших пролетах и малых нагрузках наиболее рационально применение сквозных балок (ферм), так как получаемая в этом случае экономия металла является более существенной, чем увеличение трудоемкости изготовления.

7.1. Общая характеристика балок и балочных клеток

Металлические балки могут быть классифицированы в зависимости от ряда признаков.

По статической схеме балки бывают разрезные, консольные и неразрезные. В металлических конструкциях наибольшее распространение получили разрезные свободно опертые (без защемления) балки. Неразрезные балки и однопролетные защемленные балки экономичнее по затрате металла, но значительно сложнее в изготовлении и особенно в монтаже.

По типу сечения стальные балки разделяются на прокатные и составные; в алюминиевых конструкциях применяют прессованные и составные балки. Наиболее просты и дешевы прокатные балки (рис. 46.а), к применению которых всегда следует стремиться. Однако из-за ограниченности сортамента прокатных балок большие балки приходится применять составного сечения. Размеры прессованных балок (рис. 46. б) также ограничены предельным диаметром матрицы пресса.

По способу соединения между собой элементов составные балки разделяются на сварные и клепаные (рис. 46. в). Наибольшее распространение получили сварные балки - они более экономичны по затрате металла и менее трудоемки при изготовлении. Клепаные балки применяют только для конструкций под тяжелые динамические или вибрационные нагрузки.

Составные балки проектируют, как правило, двутаврового сечения, наиболее экономичного по затрате металла при работе на изгиб и удобного в конструктивном отношении. Иногда при нецентральном приложении нагрузки к оси применяют балки коробчатого сечения (двухступенчатые), которые хорошо работают на возникающее кручение. Относительно горизонтальной оси сечение балки может быть симметричным и несимметричным

Рис. 46 Типы балок

а-прокатные; б-прессованные; в-составные

Экономичным решением для составных балок является компоновка их сечения из элементов с разными марками стали. Часть стенки балки или даже вся стенка, работающая при изгибе на большей части с небольшими напряжениями, выполняется из менее прочной и более дешевой углеродистой стали, а пояса - из низколегированной.

Применяются и металлические предварительно-напряженные балки, в которых в результате внутреннего перераспределения напряжений и применения напрягающих элементов из высокопрочной стали достигается существенная экономия металла.

Рис.47 Типы балочных клеток

а-упрощенная; б-нормальная; в-усложненная

Система несущих балок, образующих конструкцию перекрытий, рабочих площадок, проезжей части мостов и других конструкций, называется балочной клеткой.

В зависимости от расчетной нагрузки и размеров в плане балочные клетки могут быть трех типов, упрощенные, нормальные и усложненные.

В упрощенной балочной клетке (рис. 47. а) нагрузка на перекрытие или площадку передается через настил на балки настила и с балок настила - на стены или другие несущие конструкции, ограничивающие площадку.

В нормальной балочной клетке (рис. 47. б) нагрузка с балок настила передается на главные балки, которые в свою очередь, передают нагрузку на опоры.

В усложненной балочкой клетке (рис. 47. в) еще более многоступенчатая передача нагрузки' настил опирается на балки настила, балки настила - на вспомогательные балки и вспомогательные балки - на главные.

Балки настила обычно проектируют из прокатных балок пролетом 5-7 м.

Размер от нижнего пояса главной балки до верха настила называется строительной высотой балочной клетки.

Сопряжение балок в клетке может быть этажным, в одном уровне и пониженным (рис. 48). Наиболее просто этажное соединение, и его следует применять при достаточной строительной высоте (в некоторых случаях по технологическим условиям эта высота является ограниченной). Сопряжение в одном уровне и пониженное - сложнее, но дает возможность при необходимости получить меньшую строительную высоту.

Рис.48Сопряжения балок

а-этажное; б-в одном уровне; в-пониженное

В качестве настила балочных клеток применяют стальные листы или сборные железобетонные плиты.

Сечения прокатных балок подбирают на основе данных статического расчета (рис. 48). Подобранное сечение должно удовлетворять требованиям прочности, общей устойчивости и жесткости.

Предварительно номер прокатного профиля определяют исходя из требуемого момента сопротивления балки, обеспечивающего ее прочность при изгибе.

Подставив в формулу проверки напряжений при изгибе вместо  -σ значение расчетного сопротивления стали- R, можно определить требуемый момент сопротивления балки по сортаменту определяют номер профиля, имеющий момент сопротивления больший или равный WТр, и проверяют прочность, общую устойчивость и жесткость.

Рис. 49 Расчетные усилия для разрезных балок

Wтр=MмаксR, или WТр=Mмакс1,12R

Проверка прочности. Нормальные напряжения от расчетного изгибающего момента не должны превышать расчетного сопротивления стали

σ=MмаксW≤R, или σ=Mмакс1,15W≤R                    (78)

Эта проверка автоматически удовлетворяется, если фактический момент сопротивления не меньше требуемого.

Касательные напряжения от расчетной поперечной силы τсрмакс не должны превышать расчетного сопротивления стали срезу

τ=QмаксSJδст≤Rср                                   (79)

Здесь S - статический момент половины сечения балки относительно нейтральной оси; J - момент инерции балки; δ - толщина стенки балки.

В прокатных балках, поскольку они имеют относительно толстую стенку, как правило, можно не проверять касательные напряжения. Касательные напряжения могут оказаться решающими в балках малых пролетов, несущих большую нагрузку.

Проверка общей устойчивости. Если верхний сжатый пояс балки недостаточно раскреплен от боковых перемещений, то возможно явление потери общей устойчивости балки. Общую устойчивость балки проверяют по формуле

σ=MмаксϕбW≤R                                           (80)

В случае передачи распределенной статической нагрузки через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный (железобетонные плиты, плоские стальные листы и т. д.), проверять общую устойчивость не надо.

Если не удовлетворяется проверка общей устойчивости балок, то следует стремиться к развязке верхнего пояса балки какими-либо связями, так как увеличение сечения балки для повышения устойчивости неэкономично и приводит к большому расходу металла.

Проверка жесткости. Относительный прогиб балки f/l под нагрузкой не должен превышать нормативного, который зависит от назначения балки. Значение прогиба определяется по правилам строительной механики от нормативных нагрузок (без учета коэффициентов перегрузки). С достаточной для практических расчетов степенью точности относительный прогиб разрезной балки от любых нагрузок может быть определен по формуле

fl=Mнl10EI≤fl                                        (81)

где Мн - наибольший нормативный изгибающий момент. Если подобранное сечение балки удовлетворило требованиям прочности, но не удовлетворяет требованиям жесткости, то следует принять больший номер балки по сортаменту (увеличить момент инерции сечения). В этом случае балка будет работать с недонапряжением.

Местную устойчивость поясов и стенки в прокатных балках не проверяют, так как их размеры назначены с учетом устойчивой работы при различных напряженных состояниях.

8. Колонны

Колонны представляют собой вертикально расположенные стержневые элементы, по которым нагрузка от вышележащих конструкций передается на фундаменты. В них различают: верхнюю часть - оголовок, на который опираются вышележащие конструкции; стержень - основную часть колонны, передающую нагрузку сверху вниз, и базу (башмак) - нижнюю часть колонны, передающую нагрузку от стержня на фундамент (рис.39 а).

Если колонна работает на восприятие нагрузки от одной продольной силы, приложенной по центру тяжести сечения, то она называется центрально-сжатой. Если продольная сила не совпадает с центром тяжести сечения или к стержню приложены какие-либо поперечные нагрузки, то кроме сжатия возникает изгиб, и колонна называется внецентренно-сжатой.

Стержни колонн бывают постоянного, переменного или ступенчатого сечения по высоте. Сечение стержня колонны может быть сплошным или сквозным (решетчатым), состоящим из отдельных ветвей, соединенных раскосами или планками.

8.1. Центрально-сжатые колонны

Сплошные и сквозные колонны со стержнем постоянного сечения наиболее распространены при центральном сжатии. Сплошные колонны применяют при больших нагрузках и небольших высотах, сквозные, наоборот, - при меньших нагрузках и больших высотах.

8.1.1. Сплошные колонны

Типы сечений, широко применяемые для сплошных колонн, показаны на рис. 50. Наиболее простая колонна получается из одного прокатного двутавра (рис. 50. б); однако вследствие относительно небольшой боковой жесткости такая колонна рациональна в тех случаях, когда в плоскости меньшей жесткости есть дополнительные раскрепления (связи). Наиболее распространены составные двутавровые сечения (рис. 50. в), они жестки в обоих направлениях и достаточно просты в изготовлении. По затрате металла наиболее экономичны колонны трубчатого сечения (рис. 50. г), однако из-за недостатка труб они применяются пока мало.

Широкое применение нашли колонны из широкополочных двутавров Это сечение обладает достаточно высокой жесткостью как в плоскости, так и из плоскости стенки и является весьма экономичным. Другие сечения (рис. 50. д) применяются сравнительно редко.

Прочность и общая устойчивость сплошной колонны проверяются по формулам:

σ=NАнт≤R и σ=NϕминАбр≤R                          (825)

где N- расчетная продольная сила; Ант и Абр - площадь сечения стержня нетто и брутто; φмин - коэффициент продольного изгиба, взятый по большей из гибкостей: λх=lх/rх или λу=lу/rу (где 1х, 1У и rх, rу - соответственно расчетные длины и радиусы инерции сечения для осей х – х  и  у - у).

При определении расчетных длин колонн 1Х и 1У следует учитывать условия закрепления ее концов. Наиболее часто применяемые коэффициенты расчетных длин μ для колонн постоянного сечения приведены в табл. 15.

Проверка прочности нужна при расчете клепаных сечений или сечений, ослабленных какими-либо отверстиями. Сплошные сварные сечения проверяют только на устойчивость по второй формуле (82).

Необходимо также, чтобы наибольшая гибкость колонны не превосходила предельную λ≥[λ], равную для основных колонн 120 и для второстепенных 150.

Рис 50. Сплошные колонны

а - общий вид; б-д - типы сечений

Таблица 15. Коэффициенты расчётной длины µ для стержней постоянного сечения

Примечание. Расчетная длина стержня lр определяется умножением коэффициента расчетной длины μ на геометрическую длину l (lp=μ1).

Элементы сечения колонны (полки, свесы, стенка) должны быть скомпонованы так, чтобы у них была обеспечена местная устойчивость.

Местная устойчивость полок двутаврового сечения (рис. 51. а), широко распространенного для колонн, зависит от класса стали, гибкости стержня (так как с увеличением гибкости реальные напряжения в элементе уменьшаются).

8.2.Примеры расчета центрально-сжатых колонн

Пример.1. Подобрать сечение сплошной сварной колонны двутаврового сечения из стали класса С 38/23 марки ВСтЗкп2, нагруженной продольной расчетной силой N = 2200 кН. Высота колонны h = 8 м, опирание через шарнирную базу.

Определяем ориентировочно требуемую площадь сечения по формуле

Атр=N(0.7−0.9)R=22000.75⋅21=140 см2

Закрепление концов колонны шарнирное, поэтому коэффициент расчетной длины колонны μ=1 и ее расчетная длина в обоих направлениях

lx=ly=μl=800 см

Проектируя колонну с гибкостью, равной примерно 80,. найдем наименьшие размеры сечения         h и b:

h≥lxaxλ=8000.42⋅80=24 см

b≥lyaуλ=8000.24⋅80=41 см

Так как ширину колонны b  не рекомендуется принимать больше высоты h, то компонуем сечение колонны с h≈b≈40 см (рис. 50)

Пояса лист 380х16, площадью                     А= 2x38х1,6=121,6 см2;

стенка-1 лист 368х8, площадью                   А= 36,8х 0,8=29,4 см2.

Площадь колонны А=151 см2.

Рис 51. Сечения двутавровые

Находим геометрические характеристики принятого сечения:

Ix=δстhст212+2Fнhст2+δп22=0,8⋅36,8212+2⋅1,6⋅19,22=48100 см4

Iу=2δпbп312=21,6⋅38312=14600 см4

rx=IxА=48100151=17,5 см

rу=IуА=14600151=9,84 см

Гибкость колонны в обоих направлениях будет соответственно равна:

λx=lxrx=80017.9=44

λу=lуrу=8009,84=81,3

По большей из гибкостей находим коэффициент продольного изгиба φмин = 0,695 и проверяем устойчивость стержня колонны по формуле:

σ=NϕминАбр=22000,658⋅151=20,6 кНсм2<R=21 кНсм2

Местную устойчивость элементов колонны проверяем по и формуле:

bоδп=18,61,611,5<19 для стали С 38/23 при гибкости 81,3;

hстδст=36,80,8=46<4021R+0,4λ=40+0,4⋅81,3=72,5

Пример.2. По данным предыдущего примера подобрать сечение сквозной колонны из двух швеллеров, соединенных планками.

Подбор сечения. Определяем ориентировочно требуемую площадь сечения по формуле, приняв предварительно коэффициент φ = 0,85.

Атр=NϕR=22000,85⋅21=124 см2

По сортаменту швеллеров принимаем 2 № 40, дающих площадь А=61,5-2 = 123 см2. Из условия равно устойчивости колонны определяем расстояние между швеллерами Ь:

b>1,3lуaxlxaуh=1,3800⋅0,38800⋅0,4440=45 см

Принимаем ширину сечения  b = 50 см (рис. 51, б). Находим геометрические характеристики сечения колонны:

Ix=2⋅15220=30440 см

Iу=2[fo+Авa2]=2[642+61,5⋅22,252]=62100 см4

rx=30440123=15,7 см rу=62100123=22,5 см

Гибкость стержня и коэффициент продольного изгиба относительно материальной оси x –x:

λx=lxrx=80015,7=51 ϕx=0.862

Для определения приведенной гибкости относительно свободной оси у - у определим сначала длину и гибкости ветви относительно оси У-У (рис. 51, б). Радиус инерции ветви относительно оси У-У (по сортаменту) rBi =3,23 см. Наибольшая длина ветви

lв≤40rв1=40⋅3,23=129 см

Принимаем расстояние между центрами планок l=140 см, что при высоте планки dпл = 30см [dn. = (0,5 ..0,7) b пл] дает расчетную длину ветви (в свету) l Βι = 110 см).

Определим гибкость ветви относительно оси У-Уи коэффициент φ Βί:

λв1=lв1rв1=1103,23=34 ϕв!=0,928

Теперь найдем приведенную гибкость колонны относительно свободной оси у- у по формуле и соответствующий ей коэффициент продольного изгиба φy

λпр+λу2+λВ12=35,52+342=50 ϕу=0,867

Здесьλу=lуrу=80022,5=35,5

Проверим устойчивость колонны по формулам относительно материальной оси x – x и свободной оси y - y.

σ=NϕxА=22000,862⋅123=20.8 кНсм2<R=21 кНсм2

σ=NϕуА=22000,867⋅123=20,7 кНсм2<R=21 кНсм2

Устойчивость ветви колонны относительно оси У-У по формуле

σ=NϕвАв=11000,928⋅61,5=19,3 кНсм2<R=21 кНсм2

Здесь NВ=W/2=2200/2 = 1100 кН - продольное усилие в одной ветви.

Расчет соединительных планок. Принимаем высоту планок dпл=(0,5-0,7)6 = 0,6-50=30 см, толщину планок (см. рис. 51, б)

δпл≥dпл30=3030=1 см

Условная поперечная сила для расчета планок Qycл=0,2 А= 0,2-123 = 24,6 кН.

Усилия в планках по формулам

Tпл=Qуслl2c=24,6⋅1402⋅44,5=39,5 кН

Задаемся толщиной швов, прикрепляющих планки к ветвям, δ =0,8 см и проверяем их прочность по формуле. Для этого сначала находим напряжения в шве от изгиба и среза;

σш=Mпл0,7hшdпл26=860⋅60,7⋅0,8⋅302=10,3 кНсм2

τш=Tпл0,7hшdпл=10,32+2,352=10,6 кНсм2<Rусв=15 кНсм2

8.3. Конструирование и расчет узлов и деталей колонн

8.3.1.Оголовки колонн

Оголовок колонны служит опорой для вышележащей конструкции (балки, фермы) и распределяет сосредоточенную нагрузку на колонну равномерно по сечению стержня.

Вышележащие конструкции опираются на колонну сверху или примыкают сбоку. При опирании сверху широко распространено решение, в котором опорный узел вышележащей конструкции имеет поперечное ребро с выступающим на 15-25 мм фрезерованным торцом, через который передается давление на колонну (рис. 52,а, б, в, г). Реже применяется конструкция узла, где опорное давление передается внутренним ребром, расположенным над полкой колонны (см. рис. 52, δ, е).

Если поперечное ребро имеет выступающий торец, то опорное давление передается сначала на опорную плиту оголовка колонны, затем на опорное ребро оголовка, с этого ребра - на стенку колонны (или траверсу в сквозной колонне, рис. 52, в, г) и далее равномерно распределяется по сечению стержня. Опорная плита оголовка служит для передачи давления с торцов балки на опорные ребра оголовка, поэтому ее толщина определяется не расчетом, а конструктивными соображениями (неточность совпадения ребер балки и колонны, деформации опорной плиты от сварки и т.д.) и принимается обычно 16-25 мм.

С опорной плиты давление передается на опорные ребра оголовка через горизонтальные сварные швы, прикрепляющие торцы ребер к плите.

Рис. 52. Оголовки колонн при опирании на них конструкций сверху

8.3.2. Базы колони

База (башмак) колонны служит для распределения сосредоточенного давления от стержня колонны равномерно по площади опирания и обеспечивает закрепление нижнего конца колонны в соответствии с принятой расчетной схемой.

Базы центрально-сжатых колонн могут быть шарнирные или жесткие. Шарнирные базы имеют наиболее простую конструкцию (рис. 53,а). Особенностью их является крепление анкерными болтами непосредственно за опорную плиту; анкерных болтов, как правило, два (иногда четыре). В сильно нагруженных колоннах для равномерной передачи давления на опорную плиту устанавливают траверсы и ребра.

Жесткие базы имеют не менее четырех анкерных болтов, которые крепятся к траверсам. Благодаря этому после затяжки болтов исключается поворот колонны на опоре.

Рис. 53. Базы центрально-сжатых колонн

а - шарнирные; б - жесткие

9. Листовые конструкции

9.1. Общая характеристика листовых конструкций

Листовыми называются конструкции, состоящие в основном из металлических листов и предназначенные для хранения или транспортирования жидкостей, газов и сыпучих материалов.

К листовым конструкциям относятся: резервуары для хранения нефтепродуктов, воды и других жидкостей; газгольдеры для хранения и распределения газов; бункера и силосы для хранения и перегрузки сыпучих материалов; трубопроводы больших диаметров для транспортирования жидкостей, газов; специальные конструкции  металлургической, химической, строительных материалов. (кожухи, воздухонагревателей, пылеуловителей, печей и т.д.) сплошносетчатые башни и т.д. Листовые конструкции очень широко используются, составляющие по массе около 30% всех металлоконструкций.

В большинстве случаев листовые конструкции представляют собой ёмкостные конструкции в виде толстостенчатых сплошных оболочек.

Условия работы листовых конструкций, разнообразны: надземными, наземными, подземными, подводными.

Могут воспринимать: динамическую и статическую нагрузки.

Могут работать в любых условиях и переносить низкое, среднее, высокое давление; высокие и низкие температуры, агрессивные среды.

Основными особенностями листовых конструкций, отличающими их от других металлических конструкций, является то, что для них характерно двухосное напряженное состояние, а в листах сопряжения, различных оболочек, на участках защемления их у колец жесткости крыш, днищ возникают местные напряжения .

Листовые конструкции почти всегда совмещают несущие и ограждающие функции.

-Листовые конструкции имеют относительно большую протяженность сварных соединений в        2-3 раза превышающую протяженность сварных швов в обычных строительных металлических конструкциях на единицу массы. К сварным швам листовых конструкций предъявляются повышенные требования, поскольку они должны быть не только прочными, но и плотными (герметичными)

Сварные соединения выполняются встык, внахлестку и впритык. Наиболее целесообразно соединение встык обуславливающее меньший расход металла и высшую надежность соединения. Соединение встык с накладками применяются реже из-за возможности возникновения трещин.

Соединения внахлестку могут быть рекомендованы в целях упрощения производства работ (не требуется тщательная подгонка элементов) при наличии не больших усилий. Для наиболее напряженных швов, в стыковых соединениях, следует применять способы усиленного контроля качества швов.

Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка, а также электросиловая сварка используется при изготовлении и монтаже негабаритных листовых конструкций гораздо шире, чем в других типах  листовых конструкций.

Для листовых конструкций целесообразно использовать листы толщиной до 4мм из рулонной холоднокатанной стали, а при толщине от 4-10мм из рулонной горячекатанной стали. В резервуарах для кислот и других агрессивных жидкостей целесообразно применение Al и сплавов Al или биметаллов – стальных листов защищенных со стороны агрессивной среды.

Для защиты от коррозии наружной поверхности резервуара или газгольдеров. накрывают лакокрасочной пленкой. Нижнюю поверхность плоского днища вертикального цилиндрического резервуара предохраняют от коррозии изоляционным слоем устраиваемом на песчатнном основании.

Внутренние поверхности только при хранении агрессивных продуктов – например перхлорвиниловым покрытием.

Листовые конструкции представляют собой различные сооружения типа оболочек, несущей основой которых являются плоские или изогнутые металлические листы (пластинки и оболочки). Они применяются для хранения, перегрузки, транспортирования, технологической переработки жидкостей, газов и сыпучих материалов. Листовые конструкции находят очень широкое распространение во всех областях промышленности и составляют по массе около 20% всех применяемых металлических конструкций.

Номенклатура металлических листовых конструкций весьма широка..

Ряд специфических особенностей расчета, проектирования и изготовления листовых конструкций выделяет их в самостоятельную группу металлических конструкций. Рабочими элементами листовых конструкций являются пластинки и оболочки, расчет которых выполняется довольно сложными методами. Поверхности оболочек образуются геометрическими построениями с высокой степенью точности. Листовые конструкции должны иметь плотно прочные соединения, поэтому в них много сварных швов. Конструкции больших размеров приходится собирать на монтаже из отдельных листов, что увеличивает трудоемкость при одновременном требовании очень высокого качества работ.

Контакт листовых конструкций с жидкостями и газами, агрессивными по отношению к стали, часто сильно снижает долговечность конструкций (известны случаи разъедания резервуаров и трубопроводов жидкостями с сернистыми примесями за 2—3 года эксплуатации). В таких случаях весьма рациональны алюминиевые листовые конструкции, которые, несмотря на высокую первоначальную стоимость, в результате увеличения срока службы становятся намного экономичнее стальных.

9.2. Основы расчета листовых конструкций

Элементами, образующими листовую конструкцию, являются плоские металлические листы — пластинки или изогнутые листы — оболочки. Работа и расчет пластинок и оболочек зависят от их геометрических параметров.

9.2.1.Пластинки

Работа и расчет плоских пластинок зависят от отношения l/δ (где l — пролет пластинки или наименьший размер в плане при опирании пластинки по контуру, δ — ее толщина).

Толстые пластинки имеют отношение l/δ ≤ 5. При их расчете должны учитываться напряжения в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Пластинки малого прогиба имеют отношение           5< l/δ <50. Такие пластинки работают только на изгиб. Чтобы можно было пренебречь напряжениями от распора, наибольший прогиб пластинки не должен превышать половины ее толщины (f/макс= δ /2).

Пластинки большого прогиба имеют обычно отношение пролета к толщине 50< l/δ <300. Вследствие большого прогиба цепными напряжениями от распора пренебречь нельзя. Такие пластинки работают на совместное действие изгиба и растяжения. Прогиб пластинок может превосходить половину ее толщины (f макс> δ /2).

Гибкие пластинки (мембраны) имеют отношение  l/δ >300 и работают как гибкие нити только на растяжение от распора.

Прогибы и напряжения в пластинках зависят от опирания ее контура, которое может быть шарнирным, жестким или свободным по различным краям пластинки.

9.2.2. Оболочки

Поверхность оболочек образуется изгибом листов по заданному радиусу кривизны. Оболочки, изогнутые в одном направлении с постоянным радиусом кривизны, называются цилиндрическими; если этот радиус изменяется вдоль оси вращения по линейному закону, получается коническая оболочка. Если оболочки образованы изгибом листа во взаимно перпендикулярных направлениях, получается сферическая оболочка.

Работа и расчет оболочек зависят от отношения ее радиуса кривизны к толщине r/δ. Оболочки называют толстыми при г/ δ <20 (такие оболочки не относятся к листовым конструкциям). Тонкие оболочки листовых конструкций имеют отношение r/δ> 20. Равновесие элемента тонкой оболочки при определенных условиях соблюдается при наличии только осевых сил Т1 и Т2 без изгиба                    (рис. 54, а), направленных по образующим в перпендикулярном направлении (безмоментная теория расчета). К таким условиям относятся:

- сплошные ассеметричные нагрузки без резких изменений интенсивности;

- участок оболочки должен быть сплошным, гладким, большим, достаточно удаленным от так называемых краевых линий, препятствующих или искажающих плавность деформаций оболочки. Такие линии образуются ребрами жесткости, днищами, резкими изменениями толщины, острыми перегибами (рис. 54, б). Деформация оболочки в этих местах стеснена, на некотором участке происходит местный изгиб и возникающим изгибом оболочки уже нельзя пренебречь. Возникновение изгибающих моментов у краевых линий называется краевым эффектом.

Напряжения в оболочках, работающих на равномерное внутреннее давление

Рассмотрим равновесие вырезанного из сферической оболочки элемента со сторонами dS1 и dS2, нагруженного внутренним давлением ρ                   (рис. 54. 1,а). Меридиональные и кольцевые силы Т1 и Т2, направленные по касательной к срединной поверхности оболочки, представляют собой равнодействующие нормальных напряжений, приложенных к сторонам элемента, T1= σ1δ dS2 и Т2=σ2δdSι. Спроектируем все силы на направление нормали оболочки. По условию равновесия сумма этих сил должна равняться нулю.

Рис. 54. К расчету оболочек

а - равновесие элемента; б - краевой эффект;

в - простейшие оболочки под внутренним давлением

Основное уравнение напряженного состояния тонких оболочек:

σ1r1+σ2r2=pδ                                  (83)

Напряжения σι для цилиндрической и конической оболочек получены из дополнительного уравнения равновесия отсечённой части оболочки с днищем.

Проверка прочности оболочек. Оболочки, как правило, испытывают двухосное напряженное состояние (σ1=Ο и σ2=0). Поэтому проверку прочности их следует производить по приведенным напряжениям

σпр=σ12+σ22−σ1σ2≤mR                          (84)

при этом должны соблюдаться условия, чтобы

Устойчивость оболочек. При равномерном внутреннем давлении σ1 и σ2 получаются растягивающими. При равномерном внешнем давлении или внутреннем вакууме напряжения определяются по тем же формулам, однако они будут другого знака, сжимающими. В этом случае оболочка может потерять устойчивость. Проверка оболочек на устойчивость заключается в том, чтобы расчетные напряжения в оболочке σ от нагрузки не превышали критических σκ, которые зависят от вида оболочки, отношения r/δ, напряженного состояния материала

σσκρ.                                              (85)

Значения критических напряжений для оболочек приведены в справочной литературе.

Краевой эффект. Как уже отмечалось, у мест, препятствующих свободным деформациям оболочек (краевых линий), проявляется краевой эффект—изгиб (рис. 54, б). Возникающие моменты Мк часто бывают большими, однако они быстро уменьшаются. Эпюры моментов по длине оболочки имеют волнообразный, резко затухающий характер. Так, в цилиндрических оболочках момент первой волны достигает нулевого значения на расстоянии nS/4 от краевой линии (см. рис. 54. б), где характеристика S определяется по формуле

S=0,78δr                                          (86)

а наибольший изгибающий момент во второй волне уменьшается более чем в 20 раз по сравнению с краевым моментом.

При сопряжении цилиндрических оболочек с плоским днищем краевой момент на 1 см длины можно приближенно определить по формуле

Mk=αprδ                                            (87)

где а=0,3 при жестком защемлении и а=0,1 при упругом защемлении цилиндрической оболочки в днище; ρ — внутреннее давление у места сопряжения.

Дополнительные местные напряжения от изгиба в оболочке:

σ=MkW=6Mkδ2                                        (88)

При расчете оболочек, основанном на предположении неограниченной упругости материала, местные напряжения от изгиба часто получаются весьма значительными, превышающими предел текучести материала. В действительности после достижения материалом предела текучести эти напряжения перестают нарастать, в зоне возникновения краевого эффекта в кольцевом сечении появляется шарнир пластичности и оболочка начинает работать по измененной схеме со смягчением жесткости по краевой линии и перераспределением напряжений. Появление шарнира пластичности по краевой линии оболочки не превращает ее в изменяемую систему, следовательно, несущая способность ее не является исчерпанной.

В действующих нормах проектирования нет прямых указаний о необходимости проверки листовых конструкций на напряжения от краевого эффекта, однако в каждом конкретном случае их надо иметь в виду, оценивать и в некоторых случаях учитывать. Влияние краевого эффекта должно учитываться также конструктивными мероприятиями: применением сталей с гарантией загиба в холодном состоянии, электродов повышенного качества, плавными переходами от одной формы оболочки к другой, устройством плавных скосов кромок  при изменении толщин листов и т. д.

9.3. Листовые конструкции промышленных сооружений

9.3.1. Резервуары

Конструктивная форма применяемых резервуаров зависит от их назначения и величины внутреннего давления продукта

Для хранения нефти и нефтепродуктов с низкой упругостью паров применяются наземные вертикальные цилиндрические резервуары постоянного объема, простые в изготовлении и монтаже, а также экономичные по расходу стали. Эти резервуары рассчитывают на небольшое избыточное давление внутренней паровоздушной среды до                 2 кН/м2, поэтому их называют резервуарами низкого давления.

Хранение светлых нефтепродуктов и других жидкостей с высокой упругостью паров в резервуарах низкого давления приводит к большим потерям от испарения, Поэтому такие продукты хранят в резервуарах, рассчитанных на повышенное внутреннее давление до 70— 200 кН/м2 для легких жидкостей и до 600—1800 кН/м2 для сжиженных газов. Резервуары повышенного давления имеют криволинейные очертания элементов с плавными сопряжениями между собой; конструкции их сложнее, однако применение экономически оправдано. Существуют также резервуары специальных конструкций с понтонами и стационарной крышей или с плавающими крышами.

Вертикальные цилиндрические резервуары низкого давления. В настоящее время широко применяются типовые резервуары низкого давления объемом 100— 20 000 м3, строятся и более крупные резервуары объемом 50 000 м3. Конструкция вертикального цилиндрического резервуара состоит из днища, корпуса и покрытия. В типовых проектах предусматривают также необходимое при эксплуатации оборудование (лестницу, люки, патрубки, краны и клапаны).

Днище резервуара устанавливается непосредственно на песчаную подушку высотой 200—350 мм над поверхностью земли с уклоном от центра к краям ί= 1:100. Днище испытывает небольшие напряжения сжатия от давления жидкости, поэтому его толщина принимается конструктивно: δ = 4 мм при диаметре резервуара  D > <18 м, δ = 5 мм при D= 18...25 м и δ = 6 мм при D >25 м. Крайние листы, примыкающие к линии обреза днища (окрайка днища), принимаются на 1—2 мм толще. Корпус резервуара под воздействием гидростатического давления жидкости испытывает растяжение, и толщина его листов принимается по расчету, однако из условия сварки их толщина не должна быть менее 4 мм. Листы толщиной 6 мм и более свариваются встык, при меньшей толщине сварка производится внахлестку с телескопическим или ступенчатым расположением листов по вертикали. При сварке листов внахлестку наружные швы выполняются сплошными, а внутренние — прерывистыми длиной 100 мм и с просветами 300 мм. Для хранения сильно агрессивных продуктов (например, сернистый нефти) оба кольцевых шва следует выполнять сплошными. Крыша резервуара опирается на корпус и центральную стойку, толщина ее листов 2,5— 3 мм. На рис. 55 а показана конструкция цилиндрического резервуара низкого давления объемом 5000 м3 со щитовой кровлей и центральной стойкой. В настоящее время резервуары возводят с применением изготовленных на заводе рулонированных полотнищ днища и корпуса; при монтаже их развертывают и соединяют (рис. 55,б). Этот прогрессивный метод, предложенный и впервые примененный, дает большой экономический эффект. Показанный на рис. 55 резервуар объемом 5000 м3 поставляется на монтаж в следующем виде, днище из двух готовых полотнищ, свернутых вокруг центральной стойки, одно полотнище корпуса, свернутое вокруг лестничной шахты, и кровельные щиты двух типоразмеров. Рулонировать полотнища можно из листов толщиной не более 14 мм.

Стальные листы для резервуаров заказывают одного размера 1500х6000 мм и высоту Η назначают с учетом кратности листа.

Корпус резервуара рассчитывают как цилиндрическую оболочку, нагруженную внутренним гидростатическим и избыточным давлением. Растягивающие кольцевые напряжения в стенке

Рис 56 Вертикальный     цилиндрический резервуар низкого давления

а — конструктивная схема, 6 — схема монтажа

σ2=prδ=n1γx+n2prδ≤mR                               (89)

где п1γх — гидростатическое давление по закону треугольника на глубине х от поверхности жидкости (п1 =1,1 — коэффициент перегрузки,                  γ — удельный вес жидкости) ; п2р — заданное избыточное давление среды ρ   с коэффициентом перегрузки п2=1,2; r— радиус резервуара; δ — толщина стенки резервуара; m— коэффициент условий работы, принимаемый для корпуса резервуара равным 0,8.

Толщину листов каждого пояса корпуса резервуара определяют по формуле (89) при условии  его полного заполнения жидкостью, т.е. расстояние χ принимается от верха корпуса до нижнего края пояса.

Меридиональными напряжениями σι обычно пренебрегают, так как они незначительны. Корпус соединен с днищем двусторонним сплошным угловым швом (рис.56). Чтобы получить гладкую поверхность днища, на которую должен устанавливаться нижний пояс корпуса, листы днища у его краев соединяют встык, для чего угол одного из листов вырезают по линии аЬс и осаживают до совпадения кромок на участке ab. В месте сопряжения корпуса с днищем возникает изгибающий момент, который с учетом упругости защемления можно определить по формуле (86).

Рис. 56. Сопряжение корпуса резервуара с днищем

Мк =  0,1n1γHrδ

где Η — высота резервуара; остальные обозначения те же, что и в (89).

Чтобы не увеличивать жесткость сопряжения стенки с днищем, выступ днища следует принимать равным 60 мм. В месте сопряжения проверяют прочность сварных швов по формуле

σш=MkWш≤ωRyсв                                 (90)

где wш— момент сопротивления сечения

Толщина шва рассматриваемого соединения принимается не менее 0,76 и не менее 4 мм; наибольшая толщина шва принимается не более 1,2 δ (δ — меньшая из толщин корпуса или днища). Если обеспечена прочность соединения, то прочность корпуса на изгиб можно не проверять.

Рис. 57. Вертикальный цилиндрический резервуар емкостью

3000 м3 с висячей кровлей

а — разрез; б — план  кровли

Кровлю резервуара рассчитывают на следующие нагрузки:

1)	собственный вес металлических конструкций 0,2—0,4 кН/м2 с коэффициентом перегрузки w=1,1;

- теплоизоляцию — 0,45 кН/м2 (п= 1,1);

- снег — в соответствии с районом строительства по СНиП И-6-74;

4)	вакуум — 0,25 кН/м2 (п= 1,1).

Кровля должна быть также проверена на обратное направление нагрузки от избыточного давления 2 кН/м2 и отсасывающее действие ветра, принимаемое равным 0,8 скоростного напора ветра соответствующего района (обе нагрузки принимаются с коэффициентом перегрузки 1,2). При этой проверке предполагается, что снег и теплоизоляция отсутствуют, а разгружающая нагрузка от веса металлических конструкций принимается с коэффициентом перегрузки 0,9. Прогоны и поперечные ребра кровельных щитов рассчитывают как однопролетные балки, а листовую обшивку – как тонкие пластинки.

В вертикальных цилиндрических резервуарах низкого давления находит применение мембранная висячая кровля бескаркасной конструкции из листов толщиной 2,5—3 мм, опирающихся на центральную стойку и корпус (рис.57). Опора стойки устраивается из входящих одна в другую труб так, что при наличии внутреннего давления кровля вместе с центральной стойкой может приподниматься на 1000—1200 мм.

Для резервуаров объемом 10 000 и 20 000 м3 применяют сферическую кровлю, состоящую из отдельных сегментных щитов, опирающихся только на корпус.

Рис. 58 Вертикальные цилиндрические резервуары повышенного

давления

а — со сфероцилиндрической кровлей и плоским днищем, б — с пологими сферическими днищем и кровлейные балки

Резервуары повышенного давления имеют разнообразную конструктивную форму, особенностью которой является плавность внешнего очертания оболочки, хорошо работающей на внутреннее давление.

1. Вертикальные цилиндрические резервуары повышенного давления проектируют со сферическими или сфероцилиндрическими кровлями и плоскими или выпуклыми днищами. Резервуары с плоскими днищами (рис. 58, а) при достаточно большом внутреннем давлении могут приподняться и изогнуть днища. Поэтому нижний пояс корпуса таких резервуаров заанкеривают в кольцевой ленточный фундамент стальными тяжами, расположенными через 2—2,5 м. Против консолей для анкеров с внутренней стороны располагается кольцо жесткости из уголка, обеспечивающее прочность и устойчивость нижнего пояса резервуара.

Сфероцилиндрическая кровля резервуаров состоит из цилиндрических лепестков, очерченных двумя сопряженными радиусами по коробовой кривой с плавным переходом к корпусу. Такое решение значительно проще, чем сферическая кровля, требующая вальцовки листов в двух направлениях. Каждый лепесток состоит из двух листовых деталей, свальцованных по разным радиусам. Корпус и кровля резервуара в данном случае имеют разные очертания в месте их сопряжения (окружность и многоугольник), поэтому оно осуществляется через горизонтальный лист или вальцованный швеллер. Устойчивость стенки корпуса при вакууме обеспечивается ребрами жесткости.

Резервуары с выпуклым днищем (рис. 58, б) имеют сходную конструкцию кровли и днища. Для равномерного опирания по криволинейному днищу резервуар устанавливают на высокую песчаную подушку.

2. Другие конструкции резервуаров повышенного давления.

Горизонтальные цилиндрические резервуары (рис. 59 а) проектируются диаметром до 4 м, длиной до 40 м, объемом до 400 м3 с избыточным давлением 40—70 кН/м2 при хранении жидкостей и 200—1800 кН/м2 при хранении сжиженных газов. Для удобства перевозки диаметр резервуаров целесообразно принимать не более 3,25 м. Вследствие полной заводской готовности эти резервуары наиболее экономичны.

Наземные резервуары устанавливают на опоры, расстояние между которыми принимается 0,5—0,7 длины резервуара. По оси опор внутри резервуара проектируют диафрагмы из равнополочного уголка с приваренным к нему стержневым треугольником жесткости. Днища резервуаров малого объема и давления (диаметр до 2 м и давление до 40 кН/м2) иногда делают плоскими, работающими как мембрана. При больших давлениях применяются сферические, конические или цилиндрические днища.

Прочность проверяется с учетом приведенных напряжений . Для резервуаров, в которых возможен вакуум, необходима проверка устойчивости элемента оболочек по формуле .

Шаровые резервуары (рис. 59, б) применяют для хранения сжиженных газов и низкокипящих нефтепродуктов при внутреннем избыточном давлении (200— 600 кН/м2). Шаровые резервуары устанавливают на 8— 12 колонн или на специальное опорное кольцо.

Каплевидные резервуары (рис. 59, в) имеют форму капли жидкости на несмачивающейся поверхности под действием сил поверхностного натяжения. В условиях нормального режима такие резервуары являются равнопрочной и весьма экономичной по затрате стали конструкцией. Целесообразно применение резервуаров объемом 2000—6000 м3 при избыточном давлении 30— 50 кН/м2 и вакууме до 3 кН/м2. Скорлупы для каплевидных резервуаров штампуют на прессах. Многоторовые резервуары (рис. 59, г) рациональны объемом более 6000 м3, однако значительная трудоемкость изготовления препятствует их широкому распространению.

Рис59. Резервуары повышенного давления

а — горизонтальный цилиндрический; б—шаровой; в — каплевидный;

г — многоторовый

9.3.2.Газгольдеры

Газгольдеры представляют собой инженерные сооружения в виде сосудов, предназначенных для хранения, выравнивания состава и перемешивания различных газов. В зависимости от внутреннего давления газгольдеры разделяют на два класса: газгольдеры низкого давления с избыточным давлением до 5 кН/м2 и высокого давления, в которых рабочее давление достигает 3000 кН/м2, а иногда и более.

Существуют газгольдеры постоянного давления и газгольдеры постоянного объема. В процессе опорожнения или наполнения в первых изменяется объем, а давление все время остается постоянным; объем вторых постоянный, но изменяется давление газа.

Газгольдеры низкого давления имеют переменный объем и делятся на две группы:

1)	мокрые газгольдеры с вертикальными направляющими и винтовыми направляющими;

2)	сухие газгольдеры с поршнем и с гибкой секцией. Наибольшее распространение имеют мокрые газгольдеры с вертикальными и винтовыми направляющими.

Мокрые газгольдеры. В газгольдерах этой группы для уплотнения подвижных соединений используется вода. Конструкция мокрого газгольдера состоит из неподвижного вертикального цилиндрического резервуара, наполненного водой, в котором находится подвижное звено — опрокинутый стакан-колокол. В газгольдерах больших объемов (10 000 м3 и более) между резервуаром и колоколом могут размещаться подвижные звенья-телескопы. Газ подается под колокол и своим давлением поднимает его, а вода, находящаяся в карманах-желобах, расположенных по периметру колокола и телескопа, является гидравлическим затвором, препятствующим выходу газа наружу. Газгольдер с одним колоколом называется однозвенным, если добавляется телескоп, то двухзвенным и т. д. Применяются типовые газгольдеры объемом до 30 000 м3; существуют, однако, газгольдеры объемом 100 000 м3 и более.

Мокрые газгольдеры с вертикальными направляющими получили свое название потому, что движение колокола и телескопов происходит по вертикальным направляющим, расположенным снаружи газгольдера (рис.60).

Схема двухзвенного мокрого газгольдера с вертикальными направляющими показана на рис.49. Верхние края колокола и телескопа упираются через консоли с роликами на внешние направляющие, расположенные по периметру на равных расстояниях. Нижние края колокола и телескопа упираются на внутренние направляющие, прикрепленные к корпусу колокола и резервуара. Расчетное внутреннее давление регулируется пригрузкой колокола.

Толщину стенки резервуара определяют расчетом на гидравлическое давление воды и избыточное внутреннее давление, а толщину стенки колокола и телескопа — расчетом на внутреннее давление. Наименьшая толщина стенок принимается 4 мм, крыши колокола — 2,5—3 мм. Крышу колокола делают из листов, приваренных к наклонным стропилам из швеллеров В центре стропила прикрепляют к опорному кольцу. Стропила соединяют друг с другом обрешеткой из уголков, на которые также опираются листы крыши колокола.

В мокрых газгольдерах с винтовыми направляющими подъем и опускание колокола и телескопов производятся не вертикально вверх с упором роликов во внешние и внутренние вертикальные

Рис 60 Мокрые газгольдеры с вертикальными направляющими

общий вид, б — конструктивная схема, 1 — колокол, 2 — телескоп; 3 — резервуар, 4 — внешние направляющие, 5 — внутренние направляющие, 6 — водяной затвор, 7 — привасгруз; 8 — верхний ролик колокола, 9 — верхний ролик телескопа; 10 — нижний ролик колокола; 11 — нижний ролик телескопа

направляющие, а по винтовой линии — подобно

движению винта в гайке.

Винтовые направляющие расположены на внешней поверхности газгольдера под углом 45°. Под давлением газа колокол как бы вывинчивается в направляющих роликах, расположенных вверху нижележащего звена (рис.61).

В остальном конструкции винтового газгольдера аналогичны конструкциям газгольдера с вертикальными направляющими. В них так же есть наполненный водой резервуар, колокол и промежуточные звенья — телескопы, соединяемые гидравлическими затворами.

Рис. 61 Мокрый газгольдер с винтовыми направляющими

а — общий вид, б — конструкция роликов и винтовой направляющей; в—-конструктивная схема

Винтовые направляющие делают из гнутого по винтовой линии рельса узкой колеи или двутавра. Направляющие приваривают к оболочке корпуса сплошными швами толщиной 4 мм. Для свободного перемещения подвижных звеньев винтовые направляющие должны быть установлены с большой точностью. Несмотря на более жесткие требования при монтаже, газгольдеры с винтовыми направляющими имеют меньшую (примерно на 10%) массу, так как в них отсутствует каркас с внешними вертикальными направляющими, механические детали (ролики) легче; ролики не опускаются в воду и более доступны для ремонта. Конструктивная схема мокрого газгольдера с винтовыми направляющими показана на рис. 61.

Сухие газгольдеры поршневого типа представляют собой вертикальный резервуар, внутри которого находится поршень. Газ под давлением 2—4 кН/м2 подается под поршень и поднимает его до предельного положения; при выпуске газа поршень опускается.

Рис. 62. Сухой газгольдер с гибкой секцией

а — принцип работы; б — конструктивная схема; 1 — поршень; 2 — выравнивающие ролики; 3 — тросы выравнивающих роликов; 4 — гибкая секция из прорезиненной ткани

.

Между  поршнем и внутренней поверхностью корпуса устроен скользящий затвор на консистентной смазке, препятствующий просачиванию газа в надпоршневое пространство. По сравнению с мокрыми сухие газгольдеры имеют некоторые преимущества: не требуют водяного: резервуара и устройства для подогрева воды в зимнее время, отсутствует увлажнение хранимого газа, расход стали на 1 м3 газа несколько меньше. Однако эти газгольдеры имеют существенные недостатки, сильно ограничивающие их применение: сложность и трудоемкость изготовления, более высокую стоимость эксплуатации.

Сухие газгольдеры с гибкой секцией имеют важное значение для химической промышленности, так как они полностью герметичны и хранимый газ не увлажняется и не засоряется маслами, как в газгольдере поршневого типа.

На рис. 62 показаны принцип работы и конструктивная схема газгольдера с гибкой секцией. Поршень газгольдера может подниматься при заполнении его газом. Поршень имеет ролики, по которым во встречных направлениях проходят два каната (как у чертежной рейсшины, перемещаемой параллельно самой себе). Это предохраняет поршень от перекашивания. Особенностью такого резервуара является гибкая цилиндрическая секция из прорезиненной ткани, прикрепленная одним концом к корпусу, другим к поршню, которая обеспечивает герметичность между корпусом и поршнем. Внутреннее давление в резервуаре регулируется пригрузкой поршня железобетонными грузами.

Газгольдеры высокого давления рассчитывают, испытывают и эксплуатируют по правилам Госгортехнадзора. Аналогично резервуарам повышенного давления цилиндрические газгольдеры часто выполняют габаритными для провоза по железной дороге и затем на промышленном объекте устанавливают группами (батареями) в горизонтальном или вертикальном положении. Конструкция цилиндрических и шаровых газгольдеров аналогична конструкции резервуаров соответствующей формы (см. рис. 62 а, б).

9.3.3 Бункера и силосы

Бункерами и силосами называют емкости для хранения и перегрузки сыпучих материалов. Силосы отличаются от бункеров тем, что имеют высокую цилиндрическую часть. В плане бункера делают квадратными, прямоугольными и круглыми; металлические силосы, как правило, круглые. Для хранения больших объемов сыпучих материалов применяют подвесные бункера с гибкими стенками параболического очертания. В ряде случаев для предохранения стенок от истирания предусматривается футеровка бункера стальными листами, чугунными или железобетонными плитами. На рис. 64 показаны конструктивная схема и детали прямоугольного бункера. Конструкция бункера состоит из вертикальных балок и конической воронки, стенки которой укреплены ребрами жесткости из уголков.

Расчетное вертикальное qx и горизонтальное qv давление, действующее на лист стенки на глубине χ от поверхности сыпучего материала, составляет:

qx = nyx; qy = пух tg2 (450 — φ/2),

где п=1,2 — коэффициент перегрузки; γ —объемная масса сыпучего тела; φ—угол естественного откоса сыпучего тела (ν и φ принимаются по справочникам). Обшивку воронки рассчитывают на изгиб с растяжением как тонкую пластинку на действие нормального к ее поверхности давления сыпучего материала

q=qxcos2(α)+qysin2α                                  (91)

где α— угол наклона плоскости воронки к горизонту.

Горизонтальные ребра жесткости из уголков рассчитывают как балки на давление сыпучего материала.

Гибкий бункер объемом 10 000 τ для руды показан на рис.65. Для того чтобы оболочка бункера работала главным образом на растяжение, ее очертание принимается по уравнению

y=32fxl21−x3l                                  (92)

Рис. 63. Прямоугольный бункер

а — конструктивная схема, б — крепление бункера к продольной и поперечной балке, в — сопряжение ребер, г — выходное отверстие

Рис. 64. Гибкий бункер

б — расчетная схема

Площадь поперечного сечения бункера определяется

Формуле

Α=54fl                                          (93)

Наибольшая ордината кривой нагрузки посередине пролета

pмакс=n54γf                                      (94)

где п=1,2 — коэффициент перегрузки. ν

Реакция в точках подвеса на единицу длины оболочки (см. рис.63,б):

H=pмаксl23f; V=pмаксl2;

T=H2+V2                                     (931)

Толщину стенки бункера определяют прочностью на растяжение сварных швов встык, соединяющих листы оболочки

δ=TRpсв                                         (94)

В продольном направлении оболочка бункера подвешивается к балкам, которые опираются на колонны. При большой длине бункера для восприятия распора Η устанавливают промежуточные балки или фермы по его верхнему краю.

9.3.4 Листовые конструкции  воздухонагревателей

представляют собой кожухи цилиндрической формы диаметром 8—10 м со сферическим куполом и плоским днищем общей высотой до 40—50 м (рис.65). Внутри воздухонагревателя уложен кирпич на ребро в клетку для создания воздушных проходов, а около стенок — футеровка сплошная.

Кирпичный купол футеровки воздухонагревателя не доводят до верха стального купола примерно на 500 мм, чтобы при продольном росте кладки от нагревания она не упиралась вверх кожуха и не растягивала его. Для этой же цели между цилиндрической частью кожуха и футеровкой оставляют зазор, заполняемый упругой набойкой, а)

ι

Рис. 65 Воздухонагреватели

а — общий вид во время строительства, б — раскрой и сопряжение листов кожуха (слева показан раскрой кожуха при ручной сварке, справа — при рулонировании)

При заполнении воздухонагревателя воздухом под давлением его плоское днище стремится выгнуться и приподнять воздухонагреватель. Чтобы предотвратить это, кожух заанкеривают в бетон фундамента стальными листовыми анкерами, приваренными по периметру к нижней царге.

Толщину листов купола и кожуха воздухонагревателя, за исключением нижней царги, принимают 12—14 мм, что позволяет при изготовлении цилиндрической части применять метод рулонирования конструкций. Нижняя царга, к которой крепятся анкеры, делается толщиной 20—24 мм, а днище — толщиной 0,75 толщины листов примыкающего к нему кожуха (обычно 16—20 мм). Заводские швы полотнищ выполняются автоматической сваркой, а все монтажные швы — сваркой встык с разделкой кромок.

Пылеуловители представляют собой цилиндр диаметром 8—12 м, высотой 12—14 м с конусообразным куполом и днищем, установленным на стальных или железобетонных колоннах. Между колоннами проходят железнодорожные вагоны для вывоза пыли (рис.66). Внутренняя поверхность пылеуловителя футеруется шамотным кирпичом или жаропрочным бетоном, предохраняющим металл от истирания. Футеровка крепится на каркасе из кольцевых и меридиональных ребер, которые одновременно играют роль ребер жесткости и обеспечивают устойчивость оболочки при вакууме (от по падания пара или резкого оседания шихты в домен ной печи). В днище устраивается выпускное отверстие для пыли. Кожух пылеуловителя толщиной 10—16 мм работает на внутреннее давление газа.

Переходная часть оболочки от цилиндра к верхнему и нижнему конусам для уменьшения краевых изгибающих моментов делается в виде тора или конической вставки толщиной 16— 20 мм. Колонны пылеуловителя развязываются связями, причем со стороны железнодорожных путей эти связи ставят выше уровня рабочей площадки для пропуска вагонов.

Рис. 66. Пылеуловитель

а – общий вид, б — узлы сопряжения листов кожуха, в — узел опирания кожуха пылеуловителя

9.3.5  Сушильный барабан

Описание конструкции и принципа действия

Для обжига гипса и некоторых других строительных материалов используют сушильные барабаны.

Установка сушильный барабана(рис. 67) состоит из стального барабана 1 с бандажами 2 и венцовой шестерни 3, роликовых опор 6, загрузочной 4 и разгрузочной 11 воронок, топки 5 и привода 10, имеющего электродвигатель, редуктор 9, зубчатые цилиндрические передачи 7 и 8. Металлический барабан опирается своими бандажами 2 на опорные ролики 13, установленные на фундаментной плите 12. Для исключения перемещения барабана вдоль оси установлены контрольные ролики 14. Внутри барабана со стороны топки укреплены спиральные лопасти 15, а остальная часть его длины разделена двумя радиальными перегородками 16. На внутренней поверхности обечайки барабана и радиальных перегородок смонтированы швеллеры 18 с приваренными к ним полосами 17.

При работе сушильного барабана поступающий по загрузочной воронке дробленый гипсовый камень крупностью до 30 мм спиральными лопастями направляется в ячейки барабана, созданные разделительными перегородками. Одновременно с этим в барабан из топки поступают газы с температурой до 900 °С. Газы омывают пересыпающийся гипсовый камень, нагревают его и удаляют выделяющуюся влагу. Температура отходящих газов 160180 °С. По мере поступления холодного гипсового камня последний, нагреваясь, перемещается вдоль барабана и через разгрузочную воронку выдается для последующей обработки. Обжиг гипса в сушильных барабанах производится как прямоточным, так и противоточным способами. При противоточном способе температура входящих газов может быть снижена до 600650 °С, а отходящих  до 6070 °С, что улучшает условия работы печи, предупреждая прогары барабана. В промышленности строительных материалов распространение получили сушильные  барабаны диаметром 1,63,0 м, длиной 830 м; частота вращения барабана 0,030,05 об/с; угол наклона 5°; производительность 2,520 т/ч.

Устройство и принцип действия сушильного барабана

Сушильные барабаны (рис.69) применяются для сушки сыпучего и мелкокускового материала с размерами кусков до 100 мм.

Сушильный барабан состоит из стального цилиндра 1 с венцовой шестерней 2 и бандажами 3, которые опираются на опорные ролики 4, монтируемые на станине 5. Чтобы предотвратить смещение барабана, на одной из опор устанавливаются упорные ролики 6. Наклон оси барабана к горизонту 46°, частота вращения барабана 0,04с-1.Привод осуществляется от электродвигателя через редуктор и зубчатые цилиндрические передачи.

|  | Рис.6 7 Установка сушильного барабана а- общий вид; б – роликоопора; в – барабан; г – кинематическая схема |
| --- | --- |

Рис. 68 Сушильный барабан

Материал поступает в в загрузочное устройство и при вращении барабана передвигается к выгрузочному устройству. При прохождении по барабану материал высушивается дымовыми газами в прямотоке (глина) и противотоке (песок), гипс высушивается и в прямотоке и в противотоке.

В сушилку подаются газы с температурой 600900°С, на выходе их температура 100°С. Выходящий из барабана материал имеет температуру 7080оС.

Для сушки глины и других строительных сыпучих материалов с целью эффективного их измельчения применяют барабанные сушилки или сушильные барабаны. Оборудование такого типа широко применяется и в других отраслях промышленности. Сушилки надежны и экономичны в работе и просты в обслуживании.

Сушильные барабаны работают на твердом, газообразном и жидком топливе. Топки сушильных барабанов выполняются выносными.. На корпус барабана при помощи подвесок крепится зубчатый венец, посредством которого барабан приводится во вращение от привода. Привод состоит из электродвигателя, муфты, редуктора, приводной шестерни и установлен на раме. В местах сопряжения барабана с загрузочной и разгрузочной камерами установлены уплотнения. На горячем конце корпуса установлено торцевое кольцо, предохраняющее обечайку от воздействия высокой температуры топочных газов.

9.4. Автоклав.

Автоклав предназначен для термовлажной обработки при давлении теплоносителя до 1,2 Мпа силикатного кирпича и силикатных изделий, изделий из ячеистого бетона, крупных бетонных блоков шириной до 3,2 м. Представляет собой цилиндрический горизонтальный сварной сосуд, работающий под давлением пара. Снабжены быстрозакрывающимися крышками с байонетным затвором; надежным сигнально – блокировочным устройством, обеспечивающим безопасную эксплуатацию; автоматизированной системой отвода конденсата; устройством для контроля разности температур между верхней и нижней образующими корпуса

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

КР СММК 04 060 00 00 00 ПЗ

; устройством автоматического регулирования технологического процесса запаривания.

Отвечают последним требованиям современной промышленности:

- просты по конструкции;

- имеют автоматическое дистанционное управление;

- надежны в эксплуатации;

- высокопроизводительны;

- расходуют минимальное количества тепла.

Автоклавы тупиковые имеют одну открывающуюся крышку, проходные  -две.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

КР СММК 04 060 00 00 00 ПЗ

Принцип действия автоклава

Автоклав представляет собой цилиндрический сосуд с быстрозакрывающимися сферическими крышками. Состоит автоклав из следующих основных узлов: корпуса, сферических крышек с механизмом подъема, байонетных колец с механизмом поворота, насосной станции, распределительной станции, системы охлаждения, ограничительных упоров, контактных манометров и системы автоматического регулирования.

Корпус 13 (рис.69) автоклава состоит из обечаек, приваренных встык одно к другой, и фланцев 17, которые приварены к корпусу и предназначены для байонетного соединения корпуса автоклава с быстрозакрывающимися крышками. У автоклавов диаметром 2,6 м толщина стенок 20 мм, а диаметром 3,6 м — 26 мм, рабочее давление соответственно 0,8 и 1,25 МПа.

Для герметизации автоклава между фланцами

корпуса и крышки проложена резиновая прокладка 29 специального профиля. По наружной поверхности корпуса автоклава приварены кольца 1 жесткости таврового сечения. Внутри корпуса уложены рельсы 20, по которым закатываются в автоклав запарочные вагонетки. Для придания большей жесткости к наружной поверхности автоклава приварены две продольные балки 23. Корпус автоклава установлен на опоры, из которых одна (средняя) неподвижная, а восемьподвижных 21.

Сферическая крышка с механизмом подъема представляет собой штампованное сферическое днище 14 и приваренный к ней фланец 28.

На крышке имеются ушки 12, которыми она прикреплена к рычагу 11 механизма подъема. Механизм подъема состоит из гидроцилиндра 5 поворота, рычага 11, хомута 8, гидроцилиндра поворота хомута (не показан на чертеже) и кронштейна 4, на котором смонтирован весь механизм подъема. Гидроцилиндр 5 укреплен на кронштейне 4 с помощью цапф 6, на которых он может поворачиваться при открывании и закрывании крышки. Шток 7 гидроцилиндра 5 поворота соединен с одним концом рычага 11. Второй конец этого рычага прикреплен к крышке автоклава. В открытом положении крышка удерживается штоком 7

Рис.69.  Автоклав

гидроцилиндра 5 и дополнительно с хомутом 8, приводимым в движение специальным гидроцилиндром. Байонетное кольцо 16 с механизмом поворота предназначено для запирания крышки автоклава. Оно состоит из двух полуколец, соединяемых болтами в диаметральной плоскости.

К механизму поворота относятся два гидроцилиндра 10, смонтированных на кронштейнах 9, закрепленных на корпусе автоклава. Крышка запирается путем поворота байонетного кольца с помощью двух гидроцилиндров 10, при этом зуб (выступ) кольца заходит за выступ фланца крышки, образуя тем самым замок.

Автоклав имеет сигнально-блокировочное устройство, обеспечивающее невозможность пуска пара в автоклав при не полностью закрытой крышке, а также невозможность поворота байонетного кольца при наличии давления в автоклаве. Для контроля за полнотой закрытия крышки на корпусе автоклава смонтирован конечный выключатель, на который воздействует упор, установленный на байонетном кольце.

Электрическая схема настроена так, что исполнительный орган для пуска пара в автоклаве не срабатывает до тех пор, пока не будет включен конечный выключатель. Поворот байонетного кольца при наличии давления в автоклаве предотвращается двумя электроконтактными манометрами—грубым (со шкалой 0—2,5МПа) и точным (со шкалой 0—0,16 МПа), обеспечивающими минимальное остаточное давление в автоклаве. Для отключения точного манометра от грубого имеется электромагнитный вентиль.

Автоклав снабжен сигнализатором 18 уровня конденсата, контрольным вентилем 25, сигнализирующим об отсутствии пара в автоклаве, а также предохранительным клапаном 2, контактным манометром 24 и мановакууметром 26. Насосная станция 3 состоит из маслобака, лопастного насоса, электродвигателя и предохранительного клапана с переливным золотником. Распределительная станция 27 предназначена для распределения подачи масла в гидроцилиндры механизма подъема. Система охлаждения служит для герметизации и охлаждения крышки автоклава. В вентиль 30 специальным насосом подается под давлением 1,25МПа холодная вода, что и обеспечивает уплотнение затвора.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

КР СММК 04 060 00 00 00 ПЗ

Для безопасности работы и исключения возможности смещения крышки при открывании или закрывании байонетного кольца в конструкции автоклава предусмотрена установка ограничительных 15 и направляющих роликов упоров, фиксирующих положение крышки и байонетного кольца относительно корпуса автоклава. Пар подается по трубам 19.

Автоклав работает следующим образом. После загрузки автоклава составом запарочных вагонеток включается гидропривод и механизм подъема крышек. После полного закрытия крышки специальный конечный выключатель дает разрешение на поворот байонетного кольца. В конце поворота кольца срабатывает конечный выключатель, сблокированный с программным регулятором запарки (ПРЗ). В соответствии с предусмотренной программой происходит весь процесс запарки, по окончании которого автоматически выпускается пар и конденсат.

Система блокировки такая, что крышка открывается только при отсутствии внутри автоклава избыточного давления, а также конденсата. При сбросе давления срабатывает точный электрический манометр, дающий первое разрешение на поворот байонетного кольца, второе разрешение поступает от сигнализатора уровня конденсата и третье — при ручном открытии контрольного крана. Последнее разрешение дает конечный выключатель, срабатывающий при условии, если крышка автоклава полностью закрыта. Для этого крышку перед ее открытием поджимают. Усилие поджатия в автоклаве диаметром 3,6 м равно 78,5 кН.

При эксплуатации автоклавов необходимо соблюдать правила котельного надзора и техники безопасности для сосудов, работающих под давлением. Не менее одного раза в шесть лет производят гидравлические испытания на давление, превышающее рабочее на 25%. Каждый автоклав оснащается двумя предохранительными клапанами и манометрами, на циферблатах которых выделено красной краской предельное рабочее давление. После каждого цикла работы крышки автоклава подвергают проверке. При неисправности хотя бы одного болта крышки работа автоклава прекращается.

Толщина стенки цилиндрической части корпуса.

Определяется из формулы:

Sстенки=P⋅D2⋅ϕ⋅σДОП−P+C+C1,

где S - толщина стенки, см;

Р – рабочее давление , кгс/см2 ;

σдоп-допускаемое напряжение, кгс/см2 ;

ϕ-коэффициент прочности продольного сварного шва , ϕ = 0,95

С – прибавка к расчетной толщине стенки корпуса для компенсации коррозии, С = 0,2 см;

С1 – дополнительная прибавка, С1 = 0,1 см;

Толщина стенки днища автоклава.

Определяется из формулы:

Sднища=P⋅D2⋅ϕ⋅σДОП−P+C+C1,

где σдоп-допускаемое напряжение, кгс/см2 ;

R – радиус кривизны в вершине днища, см;

Для стандартных днищ ( H/D = 0.25 ) R = D – внутренний диаметр цилиндрической части днища, см.;

Н – высота внутренней части днища, см;

ϕ-коэффициент прочности продольного сварного шва , ϕ = 0,95;

С – прибавка к расчетной толщине стенки корпуса для компенсации коррозии, С = 0,1 см;

С1 – дополнительная прибавка, С1 = 0,2 см;

Допускаемое рабочее давление в автоклаве.

Допускаемое рабочее давление в автоклаве рассчитывается по формуле:

Pдоп=2⋅σдоп⋅(S−C)D+(S−C) исходя из принятой толщины стенки цилиндрической части корпуса

Приведенное напряжение в стенке барабана

σпр=PдопD+(S−C)2⋅(S−C)⋅ϕ

Проверка прочности автоклава при транспортировке

(при условии подъема за среднюю часть).

Определение прочности корпуса автоклава производится из условия:

σизг<σ,

σизг- напряжение изгиба корпуса автоклава, Кн/см2 .

σизг=МизгW,

где W – момент сопротивления корпуса автоклава, см3 ;

W=π32D4−Dвнеш4Dвнеш см3,

где Dвнеш – внешний диаметр автоклава,см.

Мизг – изгибающий момент в опасном сечении, Кн⋅см.

Mизг=q⋅l28,

где q- нагрузка на 1 см длины, Кн/см2 .

q=GaL,

где Ga – собственный вес автоклава, Кн;

L – длина рабочей части автоклава, см.

q=GaLКн/см2.

Условие прочности выполняется.

Определение наибольшего допускаемого диаметра отверстия, не требующего дополнительного укрепления.

Допускаемый диаметр отверстия d:

d=1.243⋅SS'−1D⋅(S−C),

.

S- толщина обечайки:

S'- расчетная толщина днища

Определение размеров укрепляемых элементов.

Условие укрепления: A≤A0+Ak+Am+Ac

А-площадь, подлежащая компенсации

А=(d+2C) S,

где d-диаметр отверстия, см

A0 - площадь сечения обечайки, участвующая в укреплении, см2 .

A0=2lkS−S'−C

lk - расчетная толщина укрепляемого кольца; lk=d/2 +C ,см

Ak - расчетная площадь поперечного сечения укрепляемого кольца

Ak=2⋅lk⋅Sk, см2

Am = 0 в укреплении не участвует

Ac - площадь сечения сварных швов, участвующих в укреплении, см2

Расчет фланца крышки.

Hд-нагрузка от внутреннего давления на площадь кольца, нагруженный диаметр которого G1, внутренний Дв

Ht=Q1−Hд

Q1=0.785⋅G12⋅F

Максимальная нагрузка на прокладку

Hg=0.785⋅F⋅G22−Q1, кг

G2=G+3, кг

Момент от действия трех сил:

Mд=Hд⋅hд

hд=Дб−Дв2−q12

Mt=Ht⋅ht

Mt=Ht⋅ht

ht=ДБ−G12+G1−ДВ2см

=Mg=Hg⋅hg

hg=Дб−G2

Mg=Hg⋅hgкг*см

Суммарный изгибающий момент:

MО=MД+MТ+MG кг*см

Продольные напряжения во втулке фланца:

σн=f⋅μh⋅q12⋅Дв

Радиальные напряжения во фланце:

σr=43⋅t⋅l+1⋅μ0h⋅t2Дв+q0

Тангенциальные напряжения во фланце:

σt=Y⋅M0t2⋅Дв−Z⋅SR

Значения коэффициентов: f=3.1

q1q0

h0=q0⋅Дв

hh0

U, Y, Z, T, -определяем из соотношений:

ДНДВ

α=t⋅l+1T+t3d

l=Fl0, F=d=Uυ⋅h0⋅⋅q02 кг/см2

Напряжения во фланце не должны превышать следующих величин:

σH≤1,5⋅σдоп ,

σдоп=1280 кг/см2

σR≤1.1⋅σдоп

условие выполняется

10. РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТОНКОСТЕННЫХ СОСУДОВ

10.1. Технические требования, предъявляемые к стальным сварным сосудам и аппаратам

При выборе материалов для изготовления сосудов и аппаратов учитывают расчетное давление, температуру стенки, емкость сосудов, химический состав, характер среды (коррозионно-активный, взрывоопасный, токсичный и т.д.), технологические свойства материалов.

Согласно ГОСТ 1050– 889 и ГОСТ 380 – 94 углеродистые стали обычного качества, кипящие (15К, 20К) применяются до температуры 200оС и давления 1,6 МПа (16кг/см2); спокойные (сталь Ст3, сталь 45) – в пределах температур от -20 до +425оС и до давления 5 МПа (50 кг/см2) в условиях некоррозионных сред; стали низколегированные (09Г2С, 16ГС, 10Г2С, 17ГС), повышенной точности применяются для аппаратуры, работающей в условиях коррозионных сред при повышенных давлениях (до 10 МПа - 100 кг/см2) и температурах (до 600оС). Жаростойкие, коррозионно-стойкие стали (12ХМ, 08Х22Н6Т, ОХ18Н10Т, 10Х17Н13М3Т) применяются при температурах до 700оС.

В химической промышленности широко применяются неметаллические материалы: пластмассы, фаолиты (резольная смола с наполнителями) марки А (асбестовый наполнитель), марки Т (графитовые и асбестовые наполнители), винипласты, полиэтилен, фторопласты (пластмасса, являющаяся полимером фторсодержащих органических соединений), керамика, графит, антегмит.

Для защиты аппаратов от агрессивных сред и абразивного износа применяют листовые покрытия резиной (гуммирование). Весьма эффективным методом защиты оборудования от химических воздействий является футеровка штучными кислотоупорными материалами: керамическим кислотоупорным кирпичом, керамической и диабазовой плиткой на диабазовой или андезитовой замазке (рис. 10.1.)

а)                                                         б)

Рис. 10.1. Футеровка диабазовой плиткой: а) штуцера.корпуса; б) защита

Требования к конструкции.

Конструкция сосудов и аппаратов должна быть надежной в течение предусмотренного срока службы, обеспечить безопасность при эксплуатации и предусматривать возможность очистки, продувки и ремонта, т. е. сосуды и аппараты должны иметь люки, обеспечивающие осмотр, очистку, монтаж и демонтаж разработанных внутренних устройств, расположенных в местах, доступных для обслуживания [3]. Диаметры люков и лазов аппаратов Дв≥3000 мм должны быть не менее 450 мм, а аппаратов Д≥800 мм – не менее 60 мм. Допускается изготавливать без лазов и люков теплообменные аппараты и аппараты со съемными днищами и крышками. В сосудах аппаратах допускаются днища с отношением высоты выпуклой части к внутреннему диаметру Н/Д≥0,2, полушаровые, сферические отбортованные, сферические неотбортованные, торосферической формы, конические неотбортованные, конические отбортованные, плоские.

При расположении отверстий в выпуклых днищах должно соблюдаться условие (рис. 1.2.).

l2≥d2; l1≥0,1Дн,

но не менее 0,09ДВ+δ.

Рис. 10.2. Схема расположения отверстий.

Сферические днища допускается применять неотбортованными для аппаратов под налив или работающих под избыточным давлением до 0,07 МПа (0,7кг/см2).

Для сосудов и аппаратов, работающих под давлением, допускается применять плоские отбортованные днища.

Обечайки диаметром до 1000мм должны изготавливаться не более, чем с двумя продольными швами. Отклонение корпуса по длине не должно превышать ±0,3% от номинальной. Отклонение наружного диаметра Дн корпуса цилиндрических сосудов не должно превышать ±1% номинального диаметра:

a=2(Дmax−Дmin)Дmax+Дmin100%

Продольные швы смежных обечаек сосудов, работающих под давлением, и днищ должны быть смещены относительно друг друга не менее, чем на 100 мм. С целью проверки прочности и плотности элементов сосудов и аппаратов проводят гидравлические испытания.

Значение пробного гидравлического давления Рпр в цилиндрических, конических, шаровых и других сварных соединениях определяется по формуле:

Рпр=max{1,5PR[σ]20/[σ]; PR +0.3}.                      (1.1.)

При проведении гидравлических испытаний время выдержки должно быть не менее:

10 мин – для сосудов с толщиной стенки до 50мм;

20 мин – для сосудов с толщиной стенки до 50-100мм;

30 мин – для сосудов с толщиной стенки до 100мм.

Расчет вертикальных сосудов, нагруженных внутренним давлением.

Тонкостенные аппараты представляют собой сочетание оболочек различных форм. Задачей расчета является определение напряжений и деформаций от действия заданной нагрузки, а по ним – и толщина стенок. Эта задача решается двумя методами: применением безмоментной (мембранной) или моментной теории оболочек.

Расчет оболочек по безмоментной теории прочности.

К тонкостенным относятся обечайки, толщина стенок которых составляет менее 10% от внутреннего диаметра или δ/RВ=0,1-0,2. Ввиду малой толщины стенки тонкостенные оболочки плохо приспособлены к работе на изгиб. Относительно малые изгибающие моменты вызывают в них значительные напряжения и прогибы. Наличие изгибного типа напряженного состояния опасно для конструкции и невыгодно для оболочек. Поэтому его всегда стремятся избежать, выбирая соответствующую форму оболочки, определенным образом закрепляя ее края [2]. По форме оболочка должна быть обязательно телом вращения. Нагрузка (давление на стенки) должна быть ассиметричной, т.е. в любой плоскости, перпендикулярной оси, нагрузка должна быть постоянной, но при этом может меняться вдоль оси вращения; например, вертикальный сосуд, наполненный жидкостью.

При расчете оболочек по безмоментной (мембранной) теории считают, что оболочки находятся в двухосном напряженном состоянии (изгиб отсутствует).

Толщина стенки таких оболочек (обечаек) рассчитывается по формуле [4]:

δ=РRДВН/(2[σ]φШ - РR)+ΣС,                        (1.2.)

где [σ] – допускаемое напряжение, МПа (кг/см2);

ДВН – внутренний диаметр аппарата, м;

φШ – коэффициент прочности сварного шва;

РR – внутреннее давление в сосуде, МПа (кг/см2);

ΣС – конструктивные добавки.

Формула (1.2.) применима при условии, что расчетные температуры не превышают значений, при которых возникает ползучесть, т. е. для углеродистых сталей t=380оС, для низколегированных t=420оС, аустенитных t=525оС, и отношение толщины стенки к диаметру:

δ - С/ДВН≤0,1 для обечаек и труб ДВН≥200 мм;

δ - С/ДВН≤0,3 для труб Д<200 мм.

Выбор допускаемых напряжений, коэффициентов прочности сварных швов, расчетных давлений и температур.

Предельные напряжения определяются для данного вида образцов при испытаниях в лабораторных условиях и являются напряжениями, при которых материал разрушается. В рабочих условиях для обеспечения нормальной работы максимальные допускаемые напряжения и деформации в деталях должны быть меньше предельных. Отношение предельных напряжений к номинальным, возникающим при работе, характеризуется коэффициентом запаса прочности.

Величину коэффициента запаса прочности n при выборе допускаемых напряжений и общем виде необходимо принимать с учетом качества материала, технологии приготовления и методов контроля, условий производства, свойств среды, характера приложения и рода нагрузок, точности расчета, отступления в геометрии деталей от номинальных размеров. Выбранный коэффициент запаса прочности должен обеспечивать надежность аппарата в условиях эксплуатации при минимальном расходе металла и экономичности конструкции в целом.

Согласно [5] допускаемое напряжение [σ] при расчете по предельным нагрузкам сосудов и аппаратов, работающих при статически однородных нагрузках, определяется по минимальному значению в зависимости от температурных условий процесса (Рис. 10.3.).

Коэффициенты запаса прочности должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 10.1.

Нормативные допускаемые напряжения выбирают из таблицы 1.2. в зависимости от температуры.

Рис.10.3. Зависимость допускаемого напряжения от температуры:

1 – углеродистые марганцовистые стали (ВСт3, сп5, 16ГС);

2 – низколегированные хромоморгонцовистые (12хМ);

3 – высоколегированные хромоникелевые (08х18Н10Т).

Таблица 10.1.

Значения коэффициентов запаса прочности

| Условия нагружения | Коэффициент запаса прочности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nТ | nв | nД |
| Рабочие условия | 1,5 | 2,4 | 1,5 |
| Условия испытания | 1,1 | - | - |
| Гидравлические | 1,1 | - | - |
| Пневматические | 1,2 | - | - |

Таблица 10.2.

Значения нормативных допускаемых напряжений

| Расчетная температура стенки сосуда или аппарата, Со | Допускаемое напряжение, МПа (кг/см2), для сталей марок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В Ст3 В Сn, 3 Гcn | 10 | 12ХМ | ОХ18Н10Т ОХ18Н12Т | ОХ18Н10Т ОХ18Н12Т | 12Х18Н10Т 12Х18Н12Т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | 140 | 130 | 147 | 140 | 160 | 160 |
| 100 | 134 | - | - | 130 | 152 | 152 |
| 150 | 131 | 122 | - | 120 | 146 | 146 |
| 200 | 126 | 118 | 145 | 115 | 140 | 140 |
| 250 | 120 | 112 | 145 | 110 | 136 | 136 |
| 300 | 108 | 100 | 141 | 100 | 130 | 130 |
| 350 | 98 | 88 | 137 | 91 | 126 | 126 |
| 375 | 93 | 82 | 135 | 89 | 124 | 124 |
| 400 | 85 | 74 | 132 | 86 | 121 | 121 |
| 420 | 75 | 66 | 129 | 85 | 120 | 120 |
| 450 | - | 51 | 124 | 84 | 117 | 117 |
| 480 | - | 39 | 114 | 82 | 115 | 115 |
| 500 | - | - | 96 | 81 | 113 | 113 |
| 600 | - | - | - | 57 | 74 | 74 |
| 700 | - | - | - | - | 30 | 30 |

В том случае, если аппарат предназначен для работы в токсично или взрыво- и пожароопасной среде, допускаемое напряжение уменьшается на поправочный коэффициент η=0,8-1,0, учитывающий условия работы.

Продольные и поперечные швы обечаек стальных сосудов должны быть только стыковыми. Допускается соединение плоского днища и обечайки втавр, соединение внахлест рекомендуется при δ≥16 мм. Продольные швы обечаек, меридиональные швы днищ не должны являться продолжением один другого, а должны быть смещены по отношению друг к другу не менее, чем на 100 мм между осями швов, так как в продольных сечениях тонкостенных сосудов действуют кольцевые напряжения, которые по величине значительно превышают меридиональные. Если разница в толщине соединяемых стыковым швом листов превышает 5 мм или составляет 30% толщины тонкого листа, то предусматривается специальный переход постепенным утоньшением толстого листа по длине, равной не менее четырехкратной разности толщин стыкуемых листов (рис. 1.4).

Расчетное давление для элементов сосуда или аппарата принимают, как правило [3], равным рабочему или выше.

За рабочее принимается максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса, без учета допустимого кратковременного повышения давления во время испытаний.

Числовые значения коэффициентов прочности сварных швов приведены в таблице 1.3.

Рис. 10.4. Варианты соединения листов различной толщины (а) и расположение сварных швов в обечайке (б).

Таблица 10.3.

Коэффициенты прочности сварных швов

| Виды сварного шва | Значение коэффициента прочности сварных швов, φш |  |
| --- | --- | --- |
|  | Схемы | φш |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Стыковые или тавровые с двухсторонним сплошным проваром, выполненный автоматической или полуавтоматической сваркой |  | 1 |
| 2. Стыковые соединения с подваркой корня шва и тавровые соединения с двухсторонним сплошным проваром, выполненные вручную. |  | 0,95 |
| 3. Стыковой, доступный сварке только с одной стороны и имеющий металлическую подкладку со стороны корня шва, прилегающую по всей длине шва к основному металлу |  | 0,9 |
| 4. В тавр, с конструктивным зазором свариваемых деталей, соединение внахлестку при наличии швов с двух сторон |  | 0,8 |

Если на элемент сосуда или аппарата действует гидростатическое давление, составляющее 5% и выше от рабочего, то расчетное давление повышается для этого элемента на ту же величину.

За расчетную, при положительных температурах, принимают [3] наибольшую температуру стенки tст, при отрицательных – для определения допускаемых напряжений следует принимать температуру 20оС.

Величина добавок ΣС к расчетным толщинам определяется по формуле [1]:

ΣС=С1+С2+С3,                                                  (10.3)

где С1 – прибавка на коррозию, выбирается из расчета коррозионной проницаемости П для данного вида материалов с учетом срока службы аппарата τ: С1=Пτ ≈1мм; С2 – технологическая прибавка, предусматривает утоньшение стенки элемента сосуда или аппарата при технологических операциях – вытяжка, штамповка (С2=0,8мм); С3 – округление до ближайшей ГОСТовской величины.

Обычно в химическом машиностроении ΣС принимается равным 0,2см.

Порядок расчета тонкостенных сосудов, нагруженных внутренним давлением.

1. Из технологических условий определить температуру, давление, выбрать материал с учетом коррозионного воздействия.

2. Выбрать расчетные температуры давления, пределы прочности, запасы прочности, коэффициенты ослабления сварного шва отверстиями.

3. Принять формулы для расчета толщины стенок элементов, конструктивные добавки.

4. Скорректировать полученные значения со стандартной толщиной выпускаемых листов.

5. С учетом испытательного давления проверить полученную толщину. Так как напряжения во время испытаний в самых нагруженных местах не должны превышать пределы текучести, проверку производят по пределу текучести.

σдоп=σТ201,1.

Пример расчета.

Рис. 10.5. Расчетная схема аппарата

Определить толщину стенки сварной цилиндрической обечайки вертикального аппарата, работающего под внутренним давлением по следующим данным.

Среда в аппарате – агрессивная, взрыво- и пожароопасная, плотность среды 1,2∙104 Н/м3, давление в аппарате 1,0 МПа, температура 40оС, внутренний диаметр аппарата ДВ=2,0 м, высота цилиндрической части Н=6,0 м, обечайка без отверстий, крышка аппарата эллиптическая, днище коническое; двойной угол при вершине конуса 2α=90о. В крышке имеются три штуцера: один – диаметром d1=0,5м и два d2=0,20м. Расчетная схема аппарата представлена на рисунке 10.5.

Напряжения для стали Х18Н10Т по ТУ14-1-394-72 σВ=550 МПа, σ02=280 МПа. При 293оК (20оС) допускаемое напряжение берется наименьшим из двух:

[σ]20=minσВnВ;σ02nm=min5502.4;2201,5=min299;147=147МПа.

При расчетной температуре [σ]=135 МПа, к расчету принимаем наименьшее значение [σ]=135 МПа. Модуль упругости Е=2∙105МПа.

Прибавку на коррозию С1 вычисляем из условия проницаемости стали в рабочих условиях 0,1 мм/год [9]. Срок службы аппарата n=10лет, С1=τ∙n=0,1∙10=1мм. Прибавка на минусовой допуск проката С2=8мм.

Все сварные соединения стыковые, выполненные вручную. Коэффициент сварного шва (табл. 10.3) φш=0,95. Коэффициент условий работы η=1. Тогда [σ]р=η[σ]=1∙135=135МПа. Толщину стенки цилиндрической обечайки определим по формуле (1.2):

δ=δR+С=PR⋅ДВ2σϕШ−PR+С=1⋅22⋅135⋅0.95−1+0.002=9,6⋅10−3 м.

Округляем δ до ближайшего значения по ГОСТ. Окончательно принимаем δ=10мм.

Формула (1.2) применима при условии

δ-С/ДВ≤0,1 или (0,010-0,0018)/2=0,004<<0,1.

Допускаемое избыточное давление

Р=2σϕШδ−СД+δ−С;

Р=2⋅135⋅0,950,01−0,00182+0,01−0,0018=1,17МПа.

Допускаемое давление выше расчетного 1<1,17, значит, окончательно толщину стенки цилиндрической обечайки принимаем δ=10мм.

Толщину стенки эллиптического днища определяем по формуле:

δЭ=δЭ'+С=PR⋅RЭ2σϕШ−0,5PЭ+С,      (10.6)

где RЭ – радиус кривизны при вершине эллиптического днища по [4], [9].

RЭ=ДВН24НВЫП=224⋅0,5=2м.

Согласно ГОСТ принято δ=0,01м=10мм. Формула (10.6) применима при условии 0,002<(δ-С)/Д<0,1, или 0,002<0,0098/2<0,1 и НВЫП/Д≤0,5, или 0,5/2=0,25<0,5.

Допускаемое избыточное внутреннее давление

Р=2δ−С3ϕШσRЭ+0,5δ−С;                      (10.7)

Р=2⋅0,0098⋅0,95⋅1352+0,5⋅0,0098=1,25МПа,

что больше расчетного РР=1МПа.

Конические днища выбираем с торовым переходом. Согласно ГОСТ 12619-78 радиус тороидального перехода принимаем RТ=200мм.

При соединении цилиндрической и конической оболочек тороидальным переходом толщина стенки определится по формуле

δЭ=δк'+С=P⋅Дк2σϕШ−P⋅1cosα1+С,    (1.8)

где Дк – расчетный диаметр конической обечайки:

Дк=ДВ−2RТcosα2−cosα1+0,7а1cosα1. (10.9)

В предварительном расчете принимаем толщину конического днища δк равной толщине обечайки δк=δ=10мм.

Расчетная длина переходной зоны

а=0,7Дcosαδ−С=0,720,707⋅0,0082=0,1м

Дк=2−20,21−0,707+0,7⋅0,1⋅0,707=1,78м.

По (1.8)

δЭ=δк'+С=1⋅1,782⋅135⋅0,95−1⋅10,707+0,0018=0,011м

Принимаем толщину конического днища δк=10мм.

Допускаемое избыточное внутреннее давление проверяем по формуле

Р=2σϕШδк−С3Дкcosα1+δк−С3;                (1.10)

Р=2⋅135⋅0,95⋅0,00821,4830,707+0,0082=1МПа,

что соответствует расчетному.

Формулы (10.9), (10.10) применимы при условии

0,001≤δкcosα1Д<0,05 или

0,001≤0,01⋅0,7072=0,0035<0,05.

Окончательно принимаем толщину стенки конического днища δк=10мм.

В эллиптической крышке имеются 3 отверстия: d1=500мм и 2 отверстия d2=200мм. Схема расположения отверстий представлена на рисунке 10.2.

По ГОСТ 1639-79 отверстие считается одиночным, если ближайшее к нему отверстие не оказывает на него влияния, что имеет место, когда расстояние между наружными поверхностями соответствующих штуцеров удовлетворяет условию

b=250≥d1δ'+δк−С3+d2δ''+δк−С3,(1.11)

где d1 и d2 – диаметры соседних отверстий, мм; δ' и δ'' – толщины предполагаемых укрепляющих элементов, мм.

Предварительно принимаем толщины элементов укрепления равными толщине стенки эллиптической крышки: δ'=δ''=10мм.

b=250≥50010+10−1,8+20010+10−1,8=154мм.

Следовательно, отверстия можно считать одиночными.

Расчетный диаметр одиночного отверстия, не требующего укрепления, определяется по формуле

d0=2δ−С3δR−0,8В0,                (1.12)

где δк – расчетная толщина стенки, м; В0 – ширина зон укрепления.

Расчетная толщина стенки тороидального перехода равна

δR=РRДR4σϕШ−РR,                    (1.13)

где ДR – расчетный диаметр, для эллиптического днища

ДR=2ДВ1−3хДВ2=2⋅21−30,622=3,4м.

По (1.13)

δR=1,0⋅3,44⋅135⋅0,95−1=0,0066м.

Ширина зоны укрепления равна

В0=ДRδR−С3=3,4⋅0,006=0,15м.

Тогда

d0=20,01−0,00180,0066−0,80,15=0,11м.

В рассматриваемом примере наименьший размер отверстий d2=0,2м, т. е. отверстия необходимо укрепить. Выбираем укрепление отверстий по схеме укрепления накладкой δн= δэ=10мм.

Расстояние

l1=1,25d1+2С3δ−С3=1,25500+3,610−1,8=80мм.

Расчетная ширина накладного кольца

Вк=ДR10+10−1,8=3400⋅18,2=248мм.

Для удобства изготовления накладное кольцо можно сделать единым для всех трех отверстий.

Допускаемое избыточное давление

Р=2Кδ−С3ϕшσДВ+δ−С3⋅V;                (10.14)

Р=2⋅2⋅0,0082⋅0,95⋅1352+0,0082⋅1=2МПа,

что значительно выше расчетного.

В (1.14) К – коэффициент, учитывающий форму крышки, для выпуклых днищ и крышек [4] коэффициент К=2, V=1.

Вопросы для самопроверки.

1. Какие стали, используются в химическом машиностроении?

2. Какие неметаллические материалы используются в химической промышленности?

3. С какой целью применяются неметаллические покрытия?

4. Какие существуют методы защиты химической аппаратуры от химического воздействия?

5. Как выбираются расчетные давления, температура, запасы прочности?

6. Что такое допускаемое напряжение, что представляют собой опасная и допускаемая нагрузки?

7. Как выбираются коэффициенты сварного шва и ослабления отверстиями?

8. Когда расчет ведется по безмоментной теории прочности? Условия применения мембранной теории для расчета оболочек.

9. Как определить толщину стенок цилиндрической оболочки вращения?

10. Когда и какие типы выпуклых днищ применяются в химических аппаратах?

11. Как рассчитать толщину стенки выпуклых днищ? Что такое коэффициент формы?

12. Когда применяются и как рассчитываются на прочность конические днища?

13. Как рассчитываются на прочность плоские днища? Типы соединений плоских днищ?

14. Для чего нужно укреплять отверстия?

15. Каковы методы укрепления отверстий?

16. Как рассчитываются элементы укрепления?

17. Каково назначение колец жесткости?

18. Как рассчитываются кольца жесткости при работе аппаратов под внутренним и наружным давлением?

19. Что такое отбортовка и для чего она нужна?

Расчет аппаратов от наружного давления.

От наружного давления рассчитываются аппараты, работающие под вакуумом, и аппараты с рубашкой. Расчет производится на механическую прочность и устойчивость формы.

При расчете на наружное давление необходимо иметь значения модуля продольной упругости Е (табл. 10.4.)

Таблица 10.4.

Значение модуля продольной упругости.

| Стали | 10-5, МПа (10-6кг/см2) при температуре, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| Углеродистые и низколегированные | 1,99 | 1,91 | 1,86 | 1,81 | 1,76 | 1,71 | 1,64 | 1,55 | - | - |
| Жаропрочные аустенитные | 2,0 | 2,0 | 1,99 | 1,97 | 1,94 | 1,90 | 1,85 | 1,80 | 1,67 | 1,52 |
| Коррозионно-стойкие хромированные | 2,15 | 2,15 | 2,05 | 1,98 | 1,95 | 1,9 | 1,84 | 1,78 | 1,63 | 1,4 |

Порядок расчета аппарата, работающего под наружным давлением.

1. Определить необходимые для расчета данные: φш; η; Еt; [σ]; tр; Рр; марку материала.

2. Определить расчетную длину.

3. Принять расчетные формулы для элементов корпуса.

4. Проверить полученные значения толщины стенок на критическое давление.

5. Скорректировать полученные значения толщины стенок корпуса с ГОСТом.

6. Определить необходимость установки ребер жесткости.

7. В случае установки (ребер) жесткости рассчитать их.

8. Если аппарат – с рубашкой, произвести расчет рубашки на внутреннее давление.

Пример расчета.

Определить толщину стенки аппарата диаметром Д=1,6м, длинной цилиндрической части z=3м. Крышка эллиптическая, днище коническое. Половина угла на вершине конуса α=45°. Среда в аппарате коррозионная, давление 0,05МПа, температура t=50°C (323К).

Принимаем материал аппарата – коррозионно-стойкую сталь Х18Н10Т, проницаемость которой П=0,1мм/с. Срок службы аппарата τ=10лет. Коррозионная добавка составит С1=П∙τ=0,1∙10=1мм. Предварительно принимаем толщину стенки 8мм. Добавка на минусовой допуск составит С=0,4мм.

Сумма добавок ΣС=С1+С2= 1+0,4=1,4мм.

Прочностные свойства стали при 293К – [σ]=550МПа; [σ02]=220МПа. Расчетное допускаемое напряжение с учетом поправочного коэффициента, учитывающего свойства среды:

η=1,[σ]=min{σВ/nВ; σ02/nТ}=

min{550/2,4; 220/1.5}= min{229; 147}=147МПа.

При расчетной температуре 323К [σ]=135МПа. К расчету принимаем наименьшее значение  [σ]=135МПа. За расчетное принимаем наружное атмосферное давление Р=0,1МПа.

1) Расчет цилиндрической обечайки.

НВ=400мм, h=25мм, r=20мм, l1= НВ/3

Рис. 10.6. Расчетная схема аппарата.

Расчетная длинна цилиндрической обечайки равна.

lp=zц+l1+l2=zц+НВ3+maxr⋅sinα1;Д3tgα=3+0.43+max0,2⋅0,707;23⋅1=3+0,133+max0.14;0,66=3,133+0,66=3,79м.

Толщина стенки приближенно определяется по формуле:

δ=δR+C=maxк2Д⋅10−2;1,1РRД2σ,(1.15)

где к2 – промежуточный коэффициент, определяемый в зависимости от коэффициентов к1, к3.

к1=nyPR/2.4⋅10−6Е=2,4⋅0,1/2.4⋅10−6⋅2⋅105=0,5.

Значение модуля упругости выбираем по таблице 1.4. – Е=2∙105МПа.

к1=lp/Д=3,76/1,6=2,35.

По номограмме /4/ к2=f(к1; к3) находим к2=0,45,

По формуле (1.15)

δ=max0,45⋅1,6⋅10−2;1,1⋅0,11,62135+C=max0,0072;0,00065+0,0014=0,0086м.

Принимаем толщину стенки цилиндрической обечайки δ=10мм.

Допускаемое давление из условия прочности

РР=2σδ−С3Д+δ−С3=2⋅135⋅0,00861,6+0,0086=1,44МПа.

Промежуточный коэффициент

В=min1.0;8,15ДlД100δ−С3=min1.0;8,151,63,791,6100⋅0,0088=min1,0;4,69=1,0

Допускаемое давление из условия устойчивости:

РЕ=18⋅10−6ЕnyB⋅Дl100δ−С3Д2100δ−С3Д; (10.16)

РЕ=18⋅10−6⋅2⋅1051,5⋅1⋅1,63,79100⋅0,00861,62100⋅0,00861,6=0,21МПа.

Допускаемое наружное давление

Р=РР1+РР/РЕ2=1,441+1,44/0,212=0,21МПа.

Допускаемое давление больше расчетного 0,21>0,1, т. е. условия устойчивости соблюдаются.

Формулы (10.15), (10.16) применимы при условии

δ−С3Д<<0.1 или 0,00861,6<<0,1.

Условия применимости соблюдаются.

Расчет эллиптического днища.

Толщина стенки эллиптического днища приближенно определяется по формуле:

δ=δЭ+C=maxкЭRЭ510nyPR10−6Е;PRRЭ2σ+C.(1.17)

Для предварительного расчета для выпуклых днищ принимается кЭ=0,9; RЭ – радиус эллипса, RЭ=ДВ=1,6м.

δ=max0,9⋅1,65102,4⋅0,110−6Е;0,1⋅1,62⋅135+C=max0,0031;0,00059+C=0,0031+0,0014=0,0045м..

Принимаем толщину крышки δ=10мм, исходя из удобства сварки и технологии изготовления.

Уточненное значение коэффициента кЭ определяется по формуле:

кЭ=1+2,4+8хх1+3,0+10хх,                           (10.18)

где

х=10δ−С3ДД2НВ−2НВД=100,00861,61,62⋅0,4−2⋅0,41,6=0,08.

кЭ=1+2,4+8⋅0,080,081+3,0+10⋅0,080,08=0,95.

Допускаемое давление из условия устойчивости

РЕ=26⋅10−6Еny100δ−С3кЭRЭ2=26⋅10−6⋅2⋅1052,4100⋅0,00450,95⋅1,62=0,19МПа.

Допускаемое давление из условия прочности

РР=2σδ-С3RЭ+δ-С3=2⋅135⋅0,00451,6+0,0045=0,75МПа.

Допускаемое наружное давление

Р=РР1+РР/РЕ2=0,751+0,75/0,192=0,18МПа,

что выше расчетного значения РR=0,1МПа, т. е. условие устойчивости соблюдено.

Формулы (10.17), (1.18) применимы при условии

0,002≤δ−С3Д≤0,1 или

0,002<0,00451,6<0,1 и

0,2<НВД<0,5 или 0,2<0,41,6=0,25<0,5

2) Коническое днище

По ГОСТ 14249-80 выбираем коническое днище с тороидальным переходом (рис. 10.7). Предварительно задаем толщину стенки конического днища равной толщине стенки цилиндрической обечайки δ=10мм.

Расчетная длина

а1=0,7Дcosα1δ−С3=0,71.60,7070,0086=0,098м;

длина торового перехода

а2=0,7Дδ−С3=0,71,6⋅0,0086=0,08м.

α1=45°; α2=0; 0< α2< α1; r=0,16м.

Расчетный диаметр конуса:

Дк=Д−2rcosα2−cosα1+0,7а1sinα1=1,6−20,16⋅0,293+0,7⋅0,098⋅0,707=1,4м

Рис. 10.7. Расчетная схема днища

Толщину конического днища определяем по формуле

δ=δк+С=РRДкβк2σϕg−РК⋅1cosα2+С,    (1.19)

где φg – коэффициент ослабления днища, φg=1; βк – промежуточный коэффициент, определяется по диаграммам /4/ и

βк=max0,5;β⋅βТ.                           (10.20)

при расчетных параметрах х=1; δ−С3δ−С3=1

β=0,4Дδ−С3⋅cosα2tgα1−tgα21cosα2+1+xδ−С3/δ−С322cosα1⋅x⋅δ−С3δ−С3−0,25(10.2)

β=0,41,60,0086⋅11−011+1+1⋅12/2⋅0,7071⋅1−0,25=2,24

βТ=11+0,028rДДδ−С3α1−α21cosα2+1cosα1;          (10.22)

βТ=11+0,0280,028⋅0,161,61,60,008645−011+10,707=0,4;

βк=max0,5;0,4⋅2,24=max0,5;0,917=0,917;.

По (1.19)

δ=0,1⋅1,4⋅0,9172⋅135⋅1−0,1⋅10,707+0,0014=0,00207м.

Принимаем толщину днища δ=6мм. Формулы применяемы при

α1=45°<70°, 0≤ α2≤45° и α2=0, 0<r/Д=0,16/1,6≤0,3.

Допускаемое избыточное давление рассчитывается из условия прочности переходной части:

РР=2σδ−С3Дкcosα1+δ−С3=2⋅135⋅0,00461,40,707+0,0046=0,62.

Эффективный диаметр конической обечайки

ДЕ=maxД+Д02cosα1;Дcosα1−0,31Д+Д0Д+Д0δ−С3tgα1;       (10.23)

ДЕ=max1,6+0,252⋅0,707;1,60,707−0,311,6+0,251,6+0,250,0046⋅1=max1.3;−9,24=1,3;

Промежуточный коэффициент В1 равен

В1=min1,0;8,15ДЕlЕДЕ100δ−С3=min1,0;18,7=1,0,    (10.24)

где эффективная длина

lЕ=Д−Д02sinα1=1,6−0,252⋅0,707=0,95м.

Допускаемое давление из условия устойчивости

РЕ=18⋅10−6ЕnyB1⋅ДЕlЕ100δ−С3ДЕ2100δ−С3ДЕ;(10.25)

РЕ=18⋅10−6⋅2⋅1052,4⋅1⋅1,30,95100⋅0,00461,32100⋅0,00461,3=0,15.

Допускаемое наружное давление

Р=РР1+РР/РЕ2=0,621+0,62/0,152=0,13МПа.

Допускаемое давление выше расчетного 0,1<0,13. Следовательно, условие устойчивости соблюдается.

Условие установки колец жесткости

Ки=Рδ+Д−С32σϕРδ−С3−1=0,10,006+1,6−0,00142⋅1⋅135⋅0,0046−1=−0,8<0(1.26)

Укрепления кольцами жесткости не требуется.

Вопросы для самопроверки.

- Что называется критическим наружным давлением?. Какое давление принимается за расчетное наружное?

- Что такое длинные и короткие обечайки?

- Как рассчитывается толщина стенки цилиндрических, конических, эллиптических оболочек вращения?

- Каково назначение колец жесткости?

- Что такое запас устойчивости?

- Как определяется расчетная длинна цилиндрических, конических, эллиптических оболочек вращения?

- тная длина цилиндрических, конических, эллиптических оболочек вращения?

- Как определяется допускаемое давление?

Контрольное задание №1.

Рассчитать и спроектировать аппарат с обогревом рубашкой по данным, приведенным в таблице 1.5. Варианты 1-10 – крышка и днище эллиптические Варианты 10-18 – крышка эллиптическая днище коническое. Половина угла при вершине α1=45°. В крышке имеется люк Д1=500мм и три отверстия Д2=150мм, в днище – одно отверстие Д0=200мм.

Среда в аппарате коррозионная, взрыво- и пожароопасная. Сварка корпуса стыковая автоматическая, рубашки – стыковая ручная. Среда в рубашке – водяной пар.

Порядок выполнения задания.

- Исходя из условий работы, выбрать материал конструкции с учетом коррозионной стойкости, обосновать способы защиты.

- Обосновать выбор конструкции, спроектировать фланцевое соединение крышка-корпус.

- Определить расчетные напряжения, выбрать необходимые значения коэффициентов.

- Произвести проектные расчеты деталей (обечайки, днища, крышки) на прочность от действия внутреннего давления.

- Произвести расчеты деталей(обечайка, днище) на устойчивость формы от действия наружного давления. Определить расчетную длину.

- Произвести проверочные расчеты.

11. КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ БАНДАЖЕЙ И ОПОРНЫХ СТАНЦИЙ.

Конструкции бандажей

Во многих случаях, когда приходится приводить во вращение горизонтальные цилиндры, применение вала по разным причинам оказывается невыгодным или практически невозможным. В этом случае на цилиндр надеваются два или более бандажей, которые в свою очередь, устанавливаются на роликах. Приводная зубчатка также укреплена на цилиндре. Последний, вращаясь, увлекает за собой бандажи, катящиеся на роликах.

По способу связи между бандажом и барабаном различают:

- Бандажи, скрепленные с барабаном в нескольких точках – они применяются обычно при относительно легких барабанах, крепление производится при помощи хомутов;

- Бандажи, скрепленные с барабаном по всей окружности – применяют в том случае, когда нагрузка значительна и тепловое расширение отсутствует или крайне незначительно;

- Бандажи, надетые на барабан свободно – применяют тогда, когда машины тяжелые и возможно большое тепловое расширение.

Наиболее экономичными с точки зрения расхода металла являются бандажи, надетые свободно, на которые нагрузка давит нормально к их поверхности. В бандажах других двух типов давление направлено вертикально и сосредоточено в отдельных точках или распределено равномерно по всей окружности. Поэтому более выгодным является бандаж, закрепленный по всей окружности.

Ролики.

Опорные ролики изготавливаются обычно из более мягкого материала, чем бандажи, что обеспечивает более быстрый их износ в сравнении с бандажами, смена которых фактически требует демонтажа всей машины, в то время как смена износившегося ролика особых трудностей не представляет и требует относительно немного времени.

Ширина ролика берется больше ширины бандажей на 20-30мм, что облегчает монтаж машины. Ширина ролика должна учитывать также тепловое расширение, иначе возникает опасность частичного сползания бандажа с ролика.

Ролики закрепляются на валу, лежащем в двух подшипниках. Подшипники роликов делаются скользящими перпендикулярно оси барабана и соответственно устанавливаются на салазках. Причина этого в следующем. При двух бандажах последние должны опираться в четырех точках, что не всегда легко сразу осуществить без регулировки положения подшипников. При трех бандажах возникают дополнительные трудности, и при установке бывает, что корпус опирается только на две пары роликов, в то время как третья пара не работает. Кроме того, износ роликов или возможная осадка фундамента под одним бандажом имеют тот же эффект или, во всяком случае, ведут к частичной разгрузке одних роликов за счет перегрузки других. Наличие скользящих подшипников дает возможность компенсировать все указанные недостатки. Подшипники каждого ролика устанавливаются на одной общей раме, склепанной или сваренной из фасонных профилей или листовой стали. Кроме того, подвижные подшипники упираются в упорные болты.

В некоторых конструкциях упорные болты отсутствуют, а подшипники связаны пропущенными через стойки двумя мощными болтами. При вращении гаек оба подшипника движутся, сближаясь или отдаляясь один от другого. Как видно из рисунка 3.1., с увеличением угла φ (2φ – угол между роликами) реакция Т возрастает. Это невыгодно, так как с увеличением Т увеличиваются смятие поверхностей соприкосновения между бандажом и роликами, реакция F и т.д.

Рис 11.1. Расчетная схема ролика

С другой стороны, чрезмерное уменьшение угла уменьшает устойчивость вращающегося бандажа на роликах. Практически наилучшим признан угол φ=30-35°, хотя в отдельных случаях, особенно в легковых машинах, сообразуясь со специальными требованиями, допускают большие значения, доходящие до φ=45-50°.

При конструировании подшипников следует иметь в виду, что сила Т не должна вызывать опрокидывающего момента, стремящегося повернуть подшипник вокруг наружного края его основания. Для этого необходимо, чтобы сила Т пересекала основание подшипника, а не проходила вне него (рис.11.2.)

Рис. 11.2.Схема подшипникового узла

Кроме опорных роликов, один из бандажей снабжается упорными роликами. Последние представляют собой два мощных диска, укрепленных на двух вертикальных осях, расположенных с обеих сторон бандажа. Назначение их состоит в том, чтобы воспрепятствовать передвижению корпуса машины вдоль оси, которое вызывается всегда возможным перекосом роликов (рис. 11.3).

Рис.11.3. Схема возможного перекоса роликов

Направление скорости роликов составляет с осью цилиндра некоторый угол, что дает составляющую вдоль оси. Соответствующая этой составляющей сила трения и вызывает осевое перемещение корпуса машины.

Могут применяться двойные качающиеся опорные ролики. Таким образом, давление на каждый ролик будет примерно в два раза меньше (рис. 11.4).

Рис. 11.4. Двойные качающиеся ролики.

Пример расчета бандажей и роликов на контактную прочность

Определить максимальное приведенное напряжение для бандажа, опирающегося на две опоры. Диаметр барабана 1м, длина 2м. Масса загружаемого материала Qм=6000Н. Число оборотов барабана n=6 об/мин.

Р0=2Рπb; b=2Р1−μ2π⋅Е1+Е2Е1Е2⋅rRr+R

Рис. 11.5. Схема сжатия двух цилиндров

Исходя из того, что внутренняя полость барабана имеет объем [7]:

V=πR2H=3,14⋅0,52⋅2=1,67м3

и загрузка составляет 20%, масса загружаемого материала Qм=6000Н. Общая масса равна:

Q= Qб+Qм=11000+6000=17000Н (1700кг).

Реакция ролика от данной нагрузки равна [7]:

Т=Q2cosϕ=17002⋅0,866=960кг.           (3.1)

Число оборотов барабана n=6 об/мин. Принимаем величину удельной загрузки [7] Р=1700кг/см2.

Ширина бандажа равна

b=TQ=9601700=0,56см.                      (3.2)

Исходя из конструкционных соображений принимаем ширину бандажа b=20см.

Диаметр стального ролика:

d=Т30…40=Р30…40b=96030=32см.      (11.3)

Принимаем диаметр ролика 50см.

Для расчета задаемся высотой сечения бандажа h=10см.

Определяем максимальное давление:

Р0=0,418РЕR+rRr,                                      (11.4)

где Е=2∙106 кг/см2. – модуль упругости; r, R – радиусы ролика и бандажа; Р – удельная нагрузка.

Р0=0,4181700⋅2⋅106105+25105⋅25=5424кг/см2542,4МПа.

Барабан крепится к бандажу в шести точках под углом 60° (рис. 11.6). Ввиду незначительной реакции роликов, проверки на смятие не делаем:

Т=Q2cosϕ=17002⋅0,866=960кг.          (11.5)

Принимая, что нагрузка распределяется равномерно между точками крепления, имеем бандаж, нагруженный в шести точках вертикальными силами по 283,3кг.

Нагрузка 1: α=30° sin=0,5 cos=0,866;

Нагрузка 2: α=90° sin=1 cos=0;

Нагрузка 3: α=150° sin=0,5 cos=0,866;

Определяем момент М0 в каждом сечении по формуле [7]:

М0=PRπcosα−π−αsinα+1cosβ+sin2α+π−βtgβ;     (11.6)

М01=283,3⋅110π0,866−5π6+10,866+0,52−π60,577=6511кг⋅см;

М02=283,3⋅105π0−3,14⋅0,5+10,866+1−π60,577=2780кг⋅см;

М03=283,3⋅105π−0,866−π60,5+10,866−0,52−0,3=−278кг⋅см;

Суммируя, получим момент в ключевом сечении [7]:

М0=М01+М02+М03=6511+2780+(-278)=9013кг∙см.

Продольное сечение и продольная сила, возникающая здесь [7]:

N=Pπsin2α+π−βtgβ;     (11.7)

0≤φ≤α; Т=Q/2cosβ

Рис. 11.6. Расчетная схема действия сил

N01=−283,3π0,52−0,3=4,5кг;

N02=−283,3π1−0,3=−63кг;

N03=−283,3π0,52−0,3=4,5кг;

Полное осевое усилие

N=N01+N02+N03=4,5-63+4,5=-54кг.          (11.10)

M4=M0+N0R1−cosϕ−PRsinϕ−sinα;        (11.11)

Разбиваем окружность на части через 10°, т.е. подставляем:

φ=0, 10°, 20°, …, 180°; М0=9013кг∙см;

M10=9013−56701−cos10∘=8927кг⋅см;

M20=9013−56701−cos20∘=8671кг⋅см;

M30=9013−56701−cos30∘=8253кг⋅см;

M40=9013−56701−cos40∘−283,3⋅105sin40∘−0,5=3438кг⋅см;

M50=9013−56701−cos50∘−283,3⋅105sin50∘−0,5=−924кг⋅см;

M60=9013−56701−cos60∘−283,3⋅105sin60∘−0,5=−4709кг⋅см;

M70=9013−56701−cos70∘−283,3⋅105sin70∘−0,5=−7797кг⋅см;

M80=9013−56701−cos80∘−283,3⋅105sin80∘−0,5=−10194кг⋅см;

M90=9013−56701−cos90∘−283,3⋅105sin90∘−0,5=−11530кг⋅см;

M100=9013−56701−cos100∘−283,3⋅105sin100∘−0,5−−283,3⋅105sin100∘−1=−11600кг⋅см;

M110=−11609кг⋅см;

M120=9013−56701−cos110∘−283,3⋅105sin110∘−0,5−−283,3⋅105sin110∘−1=−9881кг⋅см;

M130=9013−56701−cos120∘−283,3⋅105sin120∘−0,5−−283,3⋅105sin120∘−1=−6393кг⋅см;

M140=9013−56701−cos130∘−283,3⋅105sin130∘−0,5−−283,3⋅105sin130∘−1=−1253кг⋅см;

M150=9013−56701−cos140∘−283,3⋅105sin140∘−0,5−−283,3⋅105sin140∘−1=5377кг⋅см;

M160=9013−56701−cos150∘−283,3⋅105sin150∘−0,5−−283,3⋅105sin150∘−1=13306кг⋅см;

M170=9013−56701−cos160∘−283,3⋅105sin160∘−0,5−−283,3⋅105sin160∘−1−960⋅105⋅sin10∘=4788кг⋅см;

M170=9013−56701−cos170∘−283,3⋅105sin170∘−0,5−−283,3⋅105sin170∘−1−960⋅105⋅sin20∘=−2424кг⋅см;

M180=9013−56701−cos180∘−283,3⋅105sin180∘−0,5−−283,3⋅105sin180∘−1−960⋅105⋅sin30∘=−8108кг⋅см;

При [σ]=1000кг/см2 [7]

W=Mmaxσ=133061000=13,306см3.          (11.12)

Выбираем профиль №10 с площадью сечения F=11,212см2 и W=14,376см3.

Ширина полки профиля h=4,6см.

Вычисляем давление на единицу длины [7]:

Р=Q2h=17002⋅4.6=185кг/см.

Масса бандажа

Qб=2πrg=2∙3,14∙1,0∙37,2=234кг,

Mmax=0,633QR

Рис. 11.7. Эпюра моментов

где g=37,2кг/м – масса одного погонного метра.

Производим расчет бандажа на прочность.

При данных σщ=2000кг/см2 и Р0=5434кг/см2.

σ1=−2μР0е−α;                            (11.13)

σ2=−Р0е−α(1−thα)−σщ;               (11.14)

σ3=−Р0е−α(1−thα);                       (11.15)

Для стали μ=0,3 – коэффициент Пуассона [4].

Принимаем α=0; 0,1; 0,2; …1.

Решение-расчет бандажа на прочность – сводим в таблицу 11.1.

Из таблицы видно, что максимальное приведенное напряжение σэкв=0,5Р0=0,6∙5434=3260кг/см2 [4], и имеет место на площадке соприкасания. Значит, выбранная конструкция бандажа вполне приемлема. Расчет на прочность корпуса барабана приведена в литературе [14],[15].

Вопросы для самопроверки.

- Типы бандажей и ролики.

- Как определить реакцию ролика?

- Что такое сила сцепления?

- Что такое опорные и упорные ролики?

- Какие напряжения возникают в бандажах?

- Что такое контактное напряжение?

- какие напряжения возникают от касательных нагрузок?

- Как проводится расчет на прочность бандажей, нагруженных в конечном числе точек?

- Какие бывают схемы нагрузок бандажей?

Контрольное задание №2

Рассчитать на прочность и подобрать бандаж для вращающегося барабана по данным таблицы 11.2.

Построить эпюры моментов.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ.

Курсовая работа оформляется в виде пояснительной записки и чертежей, включая расчетную схему и общий вид установки. Записка должна содержать следующие материалы.

- Аннотацию – краткое содержание выполненной работы.

- Оглавление.

- Условные обозначения.

- Введение, в котором описаны условия работы и назначение рассчитываемого оборудования.

- Выбор материала с учетом коррозионной стойкости, технологии изготовления, требования котлонадзора, ГОСТов, нормативов.

- Выбор конструкции и расчетных схем.

- Назначение и выбор необходимых коэффициентов, величин допускаемых напряжений, расчетных нагрузок.

- Проектные (проверочные) расчеты деталей и узлов на прочность, жесткость, устойчивость.

8.1. Расчет каждой детали сопровождается отдельными заголовками.

8.2. В начале расчета должны быть помещены эскиз или расчетная схема, дающие полное представление о размерах конструкции, расчетных нагрузках.

8.3. Расчетные формулы должны приводиться в общем виде с обязательной ссылкой на литературу и расшифровкой принятых обозначений. При подстановке в формулу цифровых значений необходимо сохранять ее структуру.

8.4. Обосновать выбор формул, в случае необходимости дать объяснение причин отклонения размеров от вычисленных.

Общие требования по оформлению пояснительной записки графического материала изложены в литературе [13].

Таблица 11.2.

Варианты контрольного задания по теме 11.1.

| № варианта | Диаметр барабана, Д, м | Длина барабана, z, м | Вес загружаемого материала, G, Н | Число оборотов барабана в минуту. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,2 | 14 | 3,2∙104 | 4 |
| 2 | 2,2 | 12 | 3,0∙104 | 6 |
| 3 | 2,8 | 20 | 6,0∙104 | 3 |
| 4 | 2,8 | 18 | 5,5∙104 | 4 |
| 5 | 2,8 | 20 | 6,0∙104 | 6 |
| 6 | 2,6 | 18 | 7,0∙104 | 4 |
| 7 | 3,0 | 21 | 10,0∙104 | 3 |
| 8 | 2,0 | 10 | 2,5∙104 | 6 |
| 9 | 1,5 | 8,0 | 2,0∙104 | 4 |
| 10 | 1,8 | 12,0 | 2,5∙104 | 6 |
| 11 | 2,8 | 14,0 | 4,5∙104 | 4 |
| 12 | 1,5 | 10 | 2,2∙104 | 6 |
| 13 | 2,8 | 10 | 3,5∙104 | 4 |
| 14 | 2,0 | 10 | 2,5∙104 | 4 |
| 15 | 1,8 | 10 | 2,0∙104 | 6 |
| 16 | 1,5 | 8 | 2,0∙104 | 6 |
| 17 | 2,0 | 1,5 | 3,0∙104 | 3 |
| 18 | 2,2 | 1,2 | 3,1∙104 | 4 |
| 19 | 2,0 | 10 | 2,5∙104 | 4 |
| 20 | 1,6 | 10 | 2,1∙104 | 6 |

12. Теоретические вопросы для самопроверки.

1. Вопрос: Какой смысл вкладывается в слова «металлические конструкции»?

2.Вопрос: Что изучает наука о МК?

3. Вопрос: Как связаны МК с другими строительными конструкциями?

4. Вопрос: Какие основные требования предъявляются к МК?

5. Вопрос: Как  сопоставить отдельные профили между  собой с позиций их экономичности?

6. Вопрос: В чем суть этих требований?

7. Вопрос: Что же   относится к технологическим   требованиям?

8. Вопрос: В чем заключается суть остальных требований?

9. Вопрос: Какими достоинствами обладают МК?

10. Вопрос: Каковы недостатки МК?

11. Вопрос: Как сопоставлять между собой различные конструкционные материалы?

12. Вопрос: Каков примерный годовой объем применения стали в строительстве?

13. Вопрос: B каких вновь строящихся объектах применяются строительные МК?

14.Вопрос: Сколько приблизительно строительных МК находится в эксплуатации?

15. Вопрос: B какое время началось применение металла    в строительных конструкциях?

16. Вопрос: Когда началось сравнительно массовое применение МК?

17. Вопрос: Какую роль сыграли МК в период после первой мировой войны?

18. Вопрос: Какое значение имела сварка для МК?

19. Вопрос: Как развивались МК в последующие годы    до наших дней?

20. Вопрос: Кто из отечественных ученых внес особый вклад в развитие МК?

21. Вопрос: Каков состав проекта с применением МК?

22. Вопрос: Какими нормативными  документами   надлежит пользоваться при разработке МК?

23. Вопрос: Какими основными принципами следует руководствоваться при проектировании МК?

24. Вопрос: Какие металлы применяют в строительных МК?

25. Вопрос: Какие свойства определяют возможность применения металла в строительных  МК?

26. Вопрос: Каков химический состав стали и его влияние на  свойства?

27. Вопрос: Как различаются стали но прочности и какими способами можно ее повышать?

28.  Вопрос: Как работает сталь при однократном статическом нагружении?

29. Вопрос: Почему именно для строительных сталей важно иметь достаточно развитые пластические свойства?

30. Вопрос: Чем объяснить такой характер работы стали?

31. Вопрос: Какие виды разрушения присущи сталям и от чего это зависит?

32. Вопрос: Какую же расчетную модель можно принять  по диаграмме работы стали?

33. Вопрос: B какой мере концентраторы напряжений влияют работу элемента?

34. Вопрос: В какой мере влияют начальные или сварочные напряжения на работу конструкции?

35. Вопрос: Как оценивать склонность стали к хрупкому разрушению ?

36. Вопрос: Что нужно учесть при выборе стали для конструкций?

37. Вопрос: Как влияет прочность стали на экономические показатели - металлоемкость и стоимость?

38. Вопрос: Какие профили применяются в МК?

39.Вопрос: Что такое   сортамент?

40. Вопрос:  Какие разновидности имеют болтовые соединения и чем они отличаются от сварных?

Болтовые соединения

а —  встык   с   двумя  накладками   (шахматное   размещение болтов);   б — встык  с  односторонней   накладкой;   в — внахлестку   (/—в  деформированном состоянии);  г — в тавр  (впритык)

41. Вопрос: Как определить усилие, действующее на один болт в многоболтовом соединении   нагруженном  продольной и поперечной силой, а также изгибающим моментом, и как проверить прочность соединения?

42. Вопрос: Как работает болтовое соединение на сдвиг?

43.Вопрос: Какие особенности у болтовых соединений в конструкциях из алюминиевых сплавов?

44. Вопрос: Какие особенности расчета высокопрочных болтов с контролируемым натяжением?

45. Вопрос: Какими соображениями следует руководствоваться проектировании болтовых соединений?

46. Вопрос: Как рассчитать болтовое соединение двух листов при одновременном действии сил N = 800 кН, Q  = 600 кН и изгибающего момента М=170 кНм. Болты 5.8 класса точности A, d=24 мм, сталь С255?

47 .Вопрос: Для чего применяются балки, какими параметрами_они  характеризуются?

48. Вопрос: В каких элементах сечения балки  проверяется местная устойчивость?

50. Вопрос: По каким признакам классифицируют балки?

51. Вопрос: Имея все размеры, каким проверкам должно удовлетворять сечение?

52.Вопрос: Как используется теория изгиба при практических расчетах балок?

53. Вопрос: Как учитываются в балках воздействия сосредоточенных сил?

54. Вопрос: Из каких же соображений выбирается высота балки?

55. Вопрос: Почему в балках возникают напряжения от кручения?

56. Вопрос: Когда рекомендуется применять прокатные балки?

57. Вопрос: Могут ли балки терять общую устойчивость и как проводят расчет в этом случае?

58. Вопрос: Как подобрать и проверить сечение   прокатной балки?

59. Вопрос: Какие размеры балок относятся к генеральным?

60. Вопрос: Какую же высоту выбрать окончательно?

61. Вопрос: Какой выбирается следующий размер сечения?

62. Вопрос: Как определить ширину пояса и его толщину?

63. Вопрос: Как осуществляется проверка прочности?

64. Вопрос: Какие еще проверки могут осуществляться в балках?

65. Вопрос: Как осуществляется  проверка общей устойчивости

66.Вопрос: Как осуществляется проверка на  жесткость   (дефоративность)?

67. Вопрос: Как подобрать и проверить сечение стропильной балки пролетом 18 м под постоянную р = 40 кН/м и временную (снеговую) q=60 кН/м нагрузки, балки из сталей в поясе С345, в стенке С245? Эти нагрузки передаются через ребра плит в виде сосредоточенных через Зм — постоянная 120 кН, временная 180 кН.

68. Вопрос: Какими ребрами укрепляют стенки балок?

69. Вопрос: Для чего нужны стыки в балках?

70. Вопрос: Как сопрягаются балки между собой?

71. Вопрос: Для чего нужны опорные части балок?

72. Вопрос: Какие опорные части применяются в балках и как их рассчитывать?

73. Вопрос: Каково назначение колонн, где применяются сжатые стержни?

74.Вопрос: Как выбрать опорную часть?

75.Вопрос: В чем состоят особенности проектирования балок из алюминиевых сплавов?

76. Вопрос: По каким признакам классифицируют центрально-сжатые колонны и стержни?

77. Вопрос: Как теоретически устанавливается несущая способность центрально-сжатых стержней?

78 Вопрос:   Из каких частей состоит колонна?

79 Вопрос: Какие проверки необходимо выполнять?

80 Вопрос:  Как подобрать сечение центрально-сжатой колонны длиной 8,5 м, шарнирно опертой сверху и снизу в обеих плоскостях при расчетном усилии N = 3500 кН?

81 Вопрос: Как обеспечивается шарнирное опирание?

82 Вопрос: Какова роль опорной плиты и каковы конструкции баз?

83 Вопрос: Как рассчитывают траверсы?

84 Вопрос:  В чем состоят особенности проектирования колонн из алюминиевых сплавов?

85 Вопрос: B каких случаях применяются внецентренно - сжатые стержни?

86 Вопрос: Каков порядок проектирования внецентренно -сжатых стержней и колонн?

87 Вопрос:  Что такое ферма?

88 Вопрос:  Кaкиe применяются типы сечения у внецентренно-сжатых стержней?

89 Вопрос:  В чем особенность работы внецентренно -сжатого стержня?

90 Вопрос: Как выбрать тип сечения колонны или стержня?

91 Вопрос: Как выбрать генеральные размеры сечения?

92 Вопрос: Для чего же применяются фермы?

93 Вопрос: По каким признакам классифицируются фермы?

94 Вопрос:  Из   каких   соображений   выбирается   очертание ферм?

95 Вопрос:  Какую роль играет решетка в ферме?

96 Вопрос:  Какие различают типы решеток?

97 Вопрос: Итак, какая  же  решетка   получила  наибольшее распространение?

98 Вопрос:  Какова классификация сечений стержней ферм?

99 Вопрос: Какие сечения получили наибольшее распространение?

100 Вопрос:  Имеются ли какие-то особенности при подборе сечений стержней ферм?

101 Вопрос: Какова классификация узлов?

102 Вопрос: Каков подход к расчету узлов?

103 Вопрос:  Как классифицируют колонны каркасов?

104 Вопрос: Какие типы сечений применяются в колоннах?

105 Вопрос: Как рассчитывать колонны?

106 Вопрос: Каковы преимущества у замкнутых сечении.

107  Вопрос: Каков химический состав и разновидности алюминиевых сплавов?

108 Вопрос: Чем отличаются алюминиевые сплавы от стали?

109 Вопрос: Какие расчеты элементов конструкций должны выполняться?

110 Вопрос: Как производятся проверки сечения элемента на прочность в случаях сложного напряженного состояния?

111 Вопрос: Как рассчитываются элементы на растяжение, сжатие, изгиб и другие виды работы?

112 Вопрос: Как   рассчитываются   конструкции   при   циклическом  нагружении ?

113 Вопрос: Какую роль играют соединения в МК, на каких принципах они основаны?

114 Вопрос: Какие особенности у основных соединений?

115 Вопрос: Каковы перспективы применения клееных и паяных соединений ?

116 Вопрос: Какие виды сварки применяются в строительных МК?

117 Вопрос: Какие же конструктивные разновидности имеют сварные соединения?

118 Вопрос: Как еще классифицируются сварные швы?

119 Вопрос: Как работает стыковой шов и как его рассчитывать?

120 Вопрос: В чем выражается  особенность работы фланговых угловых швов и каков в связи с этим их расчет?

121 Вопрос: Как ведут себя лобовые угловые швы?

122 Вопрос: Как рассчитать комбинированное соединение на одновременное действие продольной и поперечной силы и крутящего (изгибающего) момента?

123 Вопрос: Какими соображениями следует руководствоваться при проектировании сварных соединений?

124 Вопрос: Какие особенности у сварных соединений в конструкциях из алюминиевых сплавов?

125 Вопрос: Какие виды болтов применяются в строительных

металлоконструкциях?

126 Вопрос: Какие расчетные схемы колонн принимаются при определении расчетных длин?

127 Вопрос: Какие узлы имеются в колоннах?

128 Вопрос: Какие конструкции относят к листовым?

129 Вопрос: Какие   особенности    характерны    для   листовых конструкций?

130 Вопрос: Каковы особенности изготовления листовых конструкций?

131 Вопрос: Как проверяется прочность оболочек?

132Вопрос: Для чего предназначены резервуары?

133 Вопрос: Из   каких   соображений   назначаются   толщины листов?

134 Вопрос: Какие крыши применяют в резервуарах?

135 Вопрос: Как  определить  оптимальные  соотношения  размеров резервуаров?

136  Вопрос: Какие особенности учитываются при расчете элементов покрытия?

137 Вопрос: Какие учитываются особенности при проектировании резервуаров с повышенным давлением?

138 Вопрос: Какие особенности при проектировании резервуаров с высоким давлением?

139 Вопрос: Что такое газгольдер?

140 Вопрос: Какие   особенности   расчета   и   конструкции   газгольдеров?

141 Вопрос: Что собой представляют бункеры и силосы?

142 Вопрос: Какова конструкция бункеров и силосов?

143 Вопрос: Каковы особенности их расчета?

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

| № | Тестовые материалы |  |  | Ответы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Укажите достоинства металлических конструкций(МК): |  |  | □ Наибольшая и одинаковая прочность. □ Высокая надёжность. □ Коррозия. □ Транспортабельность. □ Сварочные деформации. |  |  |  |  |
| 2. | Назовите область применения МК: |  |  | □ Каркасы зданий. □ Листовые конструкции. □ Подъемно-транспортные конструкции. □ Столярные изделия. |  |  |  |  |
| 3. | Назовите основные материалы для МК: |  |  | □ Сталь. □ Пластмасса. □ Алюминиевые сплавы. □ Чугун. |  |  |  |  |
| 4. | Назовите основные достоинства сталей: |  |  | □ Прочность. □ Малая огнестойкость. □ Коррозия. |  |  |  |  |
| 5. | Назовите основные достоинства алюминиевых сплавов: |  |  | □ Низкая огнестойкость. □ Низкий модуль упругости. □ Малая плотность. |  |  |  |  |
| 6. | Назовите основные достоинства чугуна: |  |  | □ Малая прочность при растяжении. □ Высокая коррозионная стойкость. □ Хрупкость. □ Плохая свариваемость. |  |  |  |  |
| 7. | Назовите основные свойства материалов: |  |  | □ Прочность. □ Упругость. □ Твердость. □Легкость. |  |  |  |  |
| 8. | Как влияют концентраторы напряжения на Работу конструкции: |  |  | □ Увеличивает напряжение. □ Уменьшает напряжение. □ Никак не влияют. |  |  |  |  |
| 9. | Как называется перечень прокатных, гнутых И прессованных профилей с указанием их характеристик: |  |  | □ Орнамент. □ Сортамент. □ Регламент. □ Стандарт. |  |  |  |  |
| 10. |  | Как называется данный профиль: |  |  | □ Тавр. □ Уголок. □ Швеллер. □ Двутавр. |  |  |  |
| 11. |  | Расставьте по порядку этапы изготовления металлических конструкций: |  |  | □ Монтаж, изготовление и проектирование. □ Изготовление, проектирование и монтаж. □ Проектирование, изготовление и монтаж. |  |  |  |
| 12. |  | Данная формула предназначена для расчета: |  |  | □ Допускаемой силы. □ Допускаемого напряжения. □ Допускаемого момента. |  |  |  |
| 13. |  | Назовите недостатки сварных соединений |  |  | □ Неоднородность соединения. □ Водонепроницаемость. □ Экономия металла. |  |  |  |
| 14. |  | Какой вид не относится к сварным соединениям: |  |  | □ Стыковые. □ Угловые. □ Торцевые. □ Разъемный. |  |  |  |
| 15. |  | Есть ли отличия болтовых соединений от сварных: |  |  | □ Нет. □ Есть. □ Нет, но в соединениях необходимо использовать дополнительные элементы (накладки, уголки). |  |  |  |
| 16. |  | Для восприятия каких нагрузок служат балки: |  |  | □ Поперечных. □ Продольных. □ Горизонтальных. |  |  |  |
| 17. |  | Для восприятия каких нагрузок служат колонны: |  |  | □ Поперечных. □ Продольных. □ Горизонтальных. □ Вертикальных. |  |  |  |
| 18. |  | Какие конструкции не относятся к листовым: |  |  | □ Бункера. □ Силоса. □ Балки. □ Резервуары. |  |  |  |
| 19. |  | Какая конструкция показана на рисунке: |  |  | □ Ферма. □ Бункер. □ Резервуар. □ Другое. |  |  |  |
| 20. |  | Покажите на данном рисунке бункер и силос: |  |  |  | □ 2 – силос, 1 и 5 – бункер. □ 1 – силос, 2 и 5 – бункер. □ 5 – силос, 2 и 1 – бункер. □ Ваш вариант._____________ |  |  |
| 21. |  | На рисунке представлены диаграммы напряжения-деформация для четырех материалов. Какой материал имеет наибольшие упругие деформации? |  |  |  | □ A. □ B. □ C. □ D. |  |  |
| 22. |  | Напряжение это: |  |  |  | □ сила на единицу объема. □ отношение прикладываемой силы к длине образца. □ нагрузка при которой происходит разрушение (в единицах силы). □ сила на единицу площади (мега-паскали). |  |  |
| 23. |  | Конструкция работает при упругих деформациях. Выберите наиболее податливый материал |  |  |  | □ Чугун □ Молибденовый сплав □ Сталь □ Титановый сплав □ Вольфрам |  |  |
| 24. |  | На рисунке представлены диаграммы напряжения-деформация для четырех материалов. Какой материал является наиболее жестким? |  |  |  | □ A. □ B. □ C. □ D. |  |  |
| 25. |  | Конструкция работает при упругих деформациях. Выберите наиболее жесткий материал |  |  |  | □ Бетон □ Стекло □ Лед □ Нейлон □ Сосна |  |  |
| 26. |  |  | Какой вариант эксплуатации не может быть осуществлен? |  |  |  | □ Свинец при 300oC. □ Нержавеющая сталь при300oC. □ Титановый сплав при 500 oC. □ Керамики при 800 oC. |  |
| 27. |  |  | Какое значение температуры эксплуатации ведет к хрупкому разрушению В стальной конструкции? |  |  |  | □ A. □ B. □ C. |  |
| 28. |  |  | Укажите наиболее рациональный элемент для сосуда давления . |  |  |  | □ A. □ B. □ C. □ D. □ E. |  |
| 29. |  |  | Есть ли концентрация напряжений в этом теле? |  |  |  | □ ДА, в точке a □ НЕТ, здесь нет концентраторов напряжений □ Да, в точках a, b □ Да, вдоль отверстия c |  |
| 30. |  |  | Вызывают ли отверстия в балке концентрацию напряжений? |  |  |  | □ Нет, отверстия лежат на нейтральной линии, где Нет растягивающих напряжений. □ Да, из-за изгиба вдоль оси Z и растяжения на левой стороне балки у отверстий есть концентрация напряжений. □ Нет, так как все силы сжимающие |  |
| 31. |  |  | Накладка приварена. Вызывает это концентрацию напряжений или нет? |  |  |  | □ ДА, в сварных швах есть концентрация напряжений; □ НЕТ, накладка не несет никаких усилий и в ней нет напряжений; □ ДА, все сварные швы- концентраторы напряжений; □ НЕТ, мы добавили материал, а значит уменьшили напряжения. |  |
| 32. |  |  | Какой из рисунков показывает наиболее Правдоподобное распределение силовых линий? |  |  |  | □ A. □ B. □ C. □ D. |  |
| 33. |  |  | Какой из рисунков показывает наиболее Правдоподобное распределение силовых линий? |  |  |  |  | □ A. □ B. □ C. □ D. |
| 34. |  |  | Силовые линии (растяжения) |  |  |  |  | □ имеют одинаковое расстояние между собой (постоянное для каждой схемы нагружения); □ пересекают друг друга у концентраторов напряжений; □ сгущаются в зоне концентрации без пересечений; □ расходятся в зоне концентрации без пересечения |
| 35. |  |  | Каков деформируемый контур пластины с Отверстием при растяжении? |  |  |  |  | □ A. □ B. □ C. □ D. |
| 36. |  |  | Из каких материалов образцы 1 и 2? |  |  |  |  | □ 1 пластичный. 2 пластичный. □ 1 пластичный. 2 хрупкий. □ 1 хрупкий. 2 пластичный. □ 1 хрупкий. 2 хрупкий. |
| 37. |  |  | Сосуд давления. Болтовое соединение Подвержено растяжению. В какой точке болта Концентрация напряжений максимальна? |  |  |  |  | □ A. □ B. □ C. □ D. □ E. □ F. |
| 38. |  |  | Резьбовое соединение. Найти соединение с Наименьшей концентрацией напряжений. |  |  |  |  | □ A. □ B. □ C. □ D. |

| 39. |  | Соединение стальных пластин заклёпками Или болтами. Найдите соединение с наименьшей концентрацией напряжений в стальных пластинах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ A. □ B. □ C. □ D. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40. |  | При каких (критических) напряжениях Разрушится сварное соединение? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Меньше чем 100 MPa □ 100 MPa - 200 Mpa □ 200 Mpa - 300 MPa □ Больше чем 300 MPa |  |
| 41. |  | Все варианты имеют одинаковую площадь сечений. Найдите лучший вариант. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ A. □ B. □ C. □ D. |  |
|  | 42. Где действуют максимальные напряжения? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ A. □ B. □ C. □ D. |  |  |
| 43. | Имеется 2 типа главного балансира мостового крана- рисунок показывает четверть конструкции и качественное представление распределения силовых линий. Найдите вариант с наименьшей концентрацией напряжений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ Вариант 1. Концентрация напряжений меньше в Более простой конструкции. □ Вариант 2. Нет "препятствий" для силовых линий. □ Вариант 1. Это более жесткая и тяжелая конструкция. □ Вариант 2. Это более эстетичная конструкция. |  |  |
| 44. |  |  | Какой дефект типичный для сварки? |  |  |  |  |  |  | □ нет связи □ острые углы □ глубокое проникание □ термическая трещина |  |  |  |  |
| 45. |  |  | Сосуд давления был подвержен коррозии. Неразрушающим методом контроля было Обнаружено 4 дефекта в оболочке. Какой Дефект самый опасный? |  |  |  |  |  |  | □ A. □ B. □ C. □ D. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  | Какова зависимость между напряжением x И деформацией y? |  |  |  |  |  | □ A. □ B. □ C. □ D. |  |  |  |
| 47. |  |  |  |  | На какой стенке рамы касательное напряжение Приблизительно равно нулю? |  |  |  |  |  | □ A. □ B. □ C. |  |  |  |
| 48. |  |  |  |  | В какой точке вала- шестерни растягивающее Напряжение изгиба максимально? |  |  |  |  |  | □ A. □ B. □ C. □ D. |  |  |  |
| 49. |  |  |  |  | Чистый изгиб балки. Как изменится максимальное напряжение, если высоту h Увеличить вдвое(h=2)? |  |  |  |  |  | □ A. □ B. □ C. |  |  |  |
| 50. |  |  |  |  | Выберите фактор который уменьшает Трещиностойкость стального сосуда давления: |  |  |  |  |  | □ Жесткие ребра. □ Биметаллические стенки (вязкость + высокая прочность). □ Исправление зон с обнаруженными небольшими дефектами. □ Закалка конструкции. |  |  |  |
| 51. |  |  |  |  | Абсолютные значения всех сил равны. Для Какой балки напряжение растяжения в середине верхней грани наибольшее? |  |  | □ A. □ B. □ C. |  |  |  |  |  |  |
| 52. |  |  |  |  | Чему равно напряжение σx в точке1, сосредоточенное на верхней грани жестко Закрепленной тонкой пластины? |  |  | □ Отрицательно: σx< 0. □ Ноль: σx= 0. □ Положительно: σx> 0. |  |  |  |  |  |  |
| 53. |  |  |  |  | Как уменьшение толщины пластины h повлияет на максимальное температурное напряжение? |  |  | □ Для толстой пластины напряжение меньше. □ Напряжение не зависит от толщины h. □ Для толстой пластины напряжение больше. |  |  |  |  |  |  |
| 54. |  |  |  |  | Как радиус полусферы влияет на максимальное напряжение? |  |  | □ A. □ B. □ C. |  |  |  |  |  |  |
| 55. |  |  |  |  | Какая эпюра соответствует углу поворота θ Цилиндрической оболочки? |  |  | □ A. □ B. □ C. □ D. |  |  |  |  |  |  |
| 56. |  |  |  |  | Выберите наилучший дизайн конструкции. |  |  | □ A. □ B. □ C. |  |  |  |  |  |  |
| 57. |  |  |  |  | Сферический купол находится только под Действием собственного веса. Как Максимальное напряжение зависит от толщины оболочки? |  |  | □ A. □ B. □ C. |  |  |  |  |  |  |
| 58. | В какой точке касательное напряжение максимально? |  |  |  |  |  |  |  | В какой точке касательное напряжение максимально? |  |  |  |  | □ A. □ B. □ C. □ D. |
| 59. | Тонкостенное цилиндрическое кольцо теряетустойчивость. Для какой оболочки критическое давление наибольшее? |  |  |  |  |  |  |  | □ Сплав алюминия, E=70 GPa. □ Бронза, E=100 GPa. □ Сплав титана, E=110 GPa. □ Нержавеющаясталь, E=220 GPa. |  |  |  |  |  |
| 60. | Тонкостенная цилиндрическая оболочка Теряет устойчивость при касательном Напряжении τ critical. Увеличение какого Параметра соответствует наибольшему Критическому касательному напряжению? |  |  |  |  |  |  |  | □ Длина L. □ Радиус R. □ Толщина h. |  |  |  |  |  |
| 61. | Как будет выглядеть эпюра напряжения в Зоне контакта двух упругих шаров? |  |  |  |  |  |  |  | □ A. □ B. □ C. |  |  |  |  |  |
| 62. | Какую форму имеет площадь контакта между Двумя цилиндрами? |  |  |  |  |  |  |  | □ A. □ B. □ C. □ D. |  |  |  |  |  |
| 63. | Как изменится упругий прогиб ∆ если радиус Роликов увеличится в 8 раз? |  |  |  |  |  |  |  | □ ∆ увеличится в 8 раз. □ ∆ увеличится в 2 раза. □ Не изменится. □ ∆ уменьшится в 2 раза. □ ∆ уменьшится в 8 раз. |  |  |  |  |  |
| 64. | Скольких компонент напряжений достаточно, Чтобы описать любое напряженное Состояние в точке? |  |  |  |  |  |  |  | □ 3 □ 6 □ 9 □ 12 □ 16 □ 24 |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  | Осевое растяжение. Существует ли в данном Случае такая наклонная плоскость, где Нормальное напряжение будет сжимающим (отрицательным)? | □ α=30o. □ α=45o. □ α=90o. □ Здесь нет такой плоскости |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. |  |  |  |  |  | На поверхность бруса нанесена квадратная сетка. Как изменится площадь квадратной ячейки в центре одной из сторон? | □ Площадь уменьшится. □ Не изменится. □ Площадь увеличится. |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. |  |  |  | Дипланация (искривление) поперечного сечения- это деформирование вне плоскости. В каком образце не возникнет дипланация? |  |  |  | □ A. □ B. □ C. □ D. |  |  |  |  |  |  |
| 69. |  |  |  | На каком из датчиков значение Измеренной деформации будет максимальным? |  |  |  | □ A. □ B. □ C. □ D. □ E. □ F. |  |  |  |  |  |  |
| 70. |  |  |  | Какой Процесс уменьшает Твердость углеродистой стали? |  |  |  | □ Отжиг □ Работа при пониженных температурах □ Отпуск □ Ковка |  |  |  |  |  |  |

ЗАДАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

5.Макридина М.Т.Учебное пособие. «Листовые конструкции»

Спроектировать сферический резервуар

| Параметры |  |
| --- | --- |
| Объём резервуара, м3 |  |
| Хранимый продукт |  |
| Удельный вес, кН/м3 |  |
| Избыточное давление, МПа |  |
| Возможный вакуум, МПа |  |
| Материал резервуара |  |
| Тип резервуара и опор |  |

Расчетная часть:

1.Произвести расчет на прочность: корпус, стоек, опор и сварных соединений.

2.Выполнить чертеж общего вида ф. А1 и рабочий чертеж ф.А1

Литература:

1) Васильев А.А. “Металлические конструкции”.

2) Лихтарников Я.М. “Расчёт стальных конструкций”.

3) Справочное пособие Беленя В.И. “Металлические конструкции”.

4) Макридина М.Т. Учебное пособие Расчет метал. конструкций

Спроектировать бункер с плоскими стенками

| Таблица Варианты заданий для курсово работы | Вариант | 13 |  | 4,6×4,6 |  | 1×1 |  | 0,4 |  | 3,8 |  | ш. |  | Примечания: |  | ж.к. – железняк красный; ш. – шлак; м. д. – мел дробленый; г. с. – глина сухая; к. – клинкер; ц. – цемент; п. с. – песок сухой; у. – уголь; и. об. – известь обожженная мелкая; г. с. – гравий сухой. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 |  | 6×6 |  | 1,5×1,5 |  | 0,5 |  | 5,5 |  | с.м. |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | 4,5×4,5 |  | 0,9×0,9 |  | 0,6 |  | 4,4 |  | г-м |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 6,1×4,7 |  | 0,9×0,7 |  | 0,41 |  | 5 |  | г.с. |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 5,7×5,7 |  | 0,8×0,8 |  | 0,2 |  | 4 |  | и.об. |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 6×5 |  | 0,6×0,4 |  | 0,3 |  | 4,2 |  | у. |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 4×4 |  | 0,4×0,4 |  | 0,4 8 |  | 4,3 |  | ц. |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 5,4×5,4 |  | 0,3×0,3 |  | 0,42 |  | 3,2 |  | п.с. |  |  |  |  |  |
|  |  | 55 |  | 6×6 |  | 1×1 |  | 0,5 5 |  | 3 |  | к.,ц |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 6,5×6,5 |  | 1,2×1,2 |  | 0,49 |  | 4 |  | г.с. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 5,1×5,1 |  | 0,8×0,8 |  | 0,42 |  | 3,7 |  | м.д. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 5,5×5,5 |  | 0,9×0,9 |  | 0,4 |  | 4 |  | ш. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 5×5 |  | 1,2×1,2 |  | 0,5 |  | 5,3 |  | ж.к. |  |  |  |  |  |
|  | Параметр |  | Размер в плане, м a × b |  | Размер выходного отверстия, м a × b |  | Высота призматической части h, м |  | Высота пирамидальной части |  | Сыпучий материал |  |  |  |  |  |  |

Спроектировать элементы металлической конструкции

щековой дробилки с простым качанием щеки

| Параметры |  |
| --- | --- |
| Предел прочности дробимого материала на сжатие,мПа |  |
| , Модуль продольной упругости Ех103 мПа |  |
| Эксцентриситет,r,мм |  |
| Минимальный размер между щеками е,мм |  |
| Отход подвижной щеки S,мм |  |
| Размеры загрузочной части (а х б),мм |  |
| Угол между распорной плитой и шатуном, град. |  |

Расчетная часть:

1.Расчитать шатун, распорные плиты, станину, болтовые и заклепочные соединения, подвижную щеку, эксцентриковый вал.

2. Выполнить чертеж общего вида ф. А1 и рабочий. чертеж ф.А1

Литература:

1)  Макридина М.Т. Учебное пособие Расчет метал. конструкций

2)  Беленя Е.М. “Металлические конструкции”.

3)  Лихтарников “Пример расчёта металлических конструкций”.

4)  Справочник проектировщика по металлическим конструкциям

под редакцией Беляева.

5. Ильевич А.П.Механическое  и оборудование для керамических и

огнеупорных заводов

Библиографический список

- Макридина М. Т.   Строительная механика и металлические конструкции. Конспект лекций. Учебное пособие. БГТУ им.Шухова,  2009

- Макридина М.Т. Расчет металлоконструкций. Учебное пособие по выполнению курсоввой работы, БГТУ им.Шухова, 2008

- Макридина М.Т. Методические указания по расчету бункера. БГТУ им.Шухова, 2005

- 4.     Макридина М.Т. .  Строительная механика и металлические конструкции. Листовые конструкции.Учебное пособие. БГТУ им.Шухова,  2013

- Васильев А.А. Металлические струкции,М,Стройиздат,1979о

- Беленя Е.И.Металлические  конструкции., -М Стройиздат,1991, М.: МГСУ, 1994, 102с

- .Лихтарников Я.М.и др., Расчет стальных конструкций. М.Высшая школа,1984

- Живейнов Н.И., Карасев Г.Н., Цвей А.Ю. Строительная механика и металлоконструкции строительных и дорожных машин, М.: Машиностроение, 1988, 129 с.

- Вершинский А.В., Гохберг М.М., Семенов В.П. Строительная механика и металлические конструкции - Л.: Машиностроение, 1984, 231

- Ряхин В.А., Злочевский А.Б., Лифшиц В.Л. Металлические конструкции строительных и дорожных машин

- Журавлев М.И. ,Фоломеев А.А. Механическое оборудование       предприятий вяжущих материалов и изделий на базе их. - М. :Машгиз, 1973.

- Рахмилевич Р.З. Зусмановская С.И Расчет аппаратуры, работающей под давлением. -М.: Машгиз 1968.

- Бауман В.А. Клушанцев Б.В.; Мартынов В.Д. Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций М., машиностроение 1981. 328 с.

- С.Г. Силенок, А.А. Борщевскийй, М.Н. Горбовец и др. Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций М.; машиностроение 1990. 416с.

- Сапожников М.Я. . Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций М.; Высшая школа 1971, 382с.

- Борщевский А.А., Ильин А.С. . Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций М.; Высшая школа 1987 386с.

16.  Ильевич А.П. Машины и оборудование для заводов по производству керамики и огнеупоров. – М.: Высшая школа, 1979.

17.  Богданов В.С., Катаев Е.Ф. Шаровые мельницы: Учебное пособие. – М.: Изд. МИСИ, БТИСМ, 1983.

.

Учебное издание

Макридина Мая Тихоновна

Шаталов Алексей Вячеславович

Проектирование  металлических конструкций.

Учебное пособие

Подписано в печать ____. Формат                 Усл.печ.л.___.Уч.-изд.л.__.

Тираж_____экз.		Заказ_________                             Цена_______.

Отпечатано в Белгородском государственном технологическом университетеим. В.Г. Шухова

308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46