ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Белгородский государственный

технологический университет

им. В.Г. Шухова

И.А. Семикопенко, Г.И. Чемеричко

ПРОЦЕССЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ

МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

для  иностранных студентов

с  применением дистанционных технологий

Белгород 2012

ВВЕДЕНИЕ

Развитие производства строительных материалов неразрывно связано с совершенствованием технологии и оборудования, обеспечивающих их получение.

Промышленность строительных материалов (ПСМ) - одна из важнейших отраслей нашей экономики. Она играет огромную роль в решении задач социально-экономического развития страны.

Промышленность строительных материалов представляет собой совокупность предприятий, заводов, комбинатов, производственных объединений, научно-производственных комплексов, занятых производством строительных материалов, изделий и деталей из природных каменных материалов, производством строительной керамики, сборных бетонных и железобетонных изделий, конструкций и деталей, силикатных, полимерных материалов, материалов и изделий из стекла, древесины и т. п.

Как многие промышленности других отраслей народного хозяйства страны ее можно разделить на две группы: добывающую и обрабатывающую.

К добывающей промышленности относятся предприятия по добыче нерудных строительных материалов (гравий, песок и др.), природных каменных материалов, в том числе пористых природных заполнителей, известняка, глинистого сланца.

К обрабатывающей промышленности относятся предприятия по производству строительной керамики, цемента, изделий из древесины, бетонных и железобетонных изделий, деталей и конструкций и многого другого.

В соответствии с требованиями современной экономики и проводимой в стране структурной перестройки народного хозяйства, технологии производства строительных материалов за последнее десятилетие подверглись существенным изменениям. Были созданы более рациональные технологические процессы, реализация которых позволила осуществить снижение себестоимости и повышение качества продукции, экономию природных, энергетических, трудовых ресурсов, использование производственных отходов, вторичного сырья, охрану окружающей среды.

Однако по-прежнему актуальным в России остается проблема обновления парка механического оборудования предприятий строительных материалов на базе широкого внедрения передовой техники, наиболее прогрессивных технологических процессов и гибких производств, позволяющих оперативно перестраиваться на выпуск новой продукции и дающих наибольший экономический эффект.

Быстрое обновление производственного аппарата, обеспечение качественных сдвигов в промышленности строительных материалов, резкое снижение ручного труда, повышение производительности труда и улучшение качества продукции во многом зависит от темпов внедрения новой техники, отвечающей мировому уровню.

Общее назначение изучаемой дисциплины «Процессы в производстве строительных материалов и изделий» состоит в формировании профессиональных знаний у будущих инженеров, которые определяются квалификационной характеристикой специальности 171600 - Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий строительных материалов, изделий и конструкций.

Специалисты указанной специализации должны быть подготовлены для работы в области создания, эксплуатации и ремонта машин и оборудования, предназначенного для изготовления различных строительных материалов и изделий.

Цель настоящей дисциплины - изучение процессов, происходящих при переработке и изготовлении различных строительных материалов и изделий в машинах, работающих при соответствующих режимах.

Таким образом, настоящая дисциплина в подготовке инженеров специальности 171600 — одна из первоначальных профилирующих дисциплин. Она является продолжением общетехнических, общенаучных и общеинженерных дисциплин и, в свою очередь, является базой для дисциплин, посвященных проектированию, эксплуатации и ремонту машин и оборудования и созданию технологических комплексов на их основе.

1.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССАХ

В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Структура технологического процесса, понятие

о технологии, вспомогательные и основные

технологические процессы

Народное хозяйство нашей страны включает в себя ряд взаимосвязанных отраслей, охватывающих как сферу материального производства, так и непроизводственную сферу деятельности людей.

Отрасль промышленности - это совокупность предприятий, специализированных на выпуске однородной продукции. Основными признаками, по которым предприятия объединяются в отрасли промышленности, являются, прежде всего, единство назначения выпускаемой продукции и общность применяемого сырья и материалов, а также сходство технологических процессов.

В ПСМ производства объединяет назначение выпускаемой продукции -применение ее в строительстве.

Технология — это наука о методах и способах переработки исходного сырья в материалы, изделия и предметы потребления.

Несмотря на обширную номенклатуру строительных материалов в технологии их производства, имеются общие технологические процессы:

-     измельчение (дробление, помол исходного сырья);

-     сортировка, классификация;

-     смешение, гомогенизация; формование, уплотнение;

-     тепловая и термическая обработка.

Последовательность этих процессов и возможное их совмещение определяются видом получаемого материала и принятой технологией.

Любой технологический процесс представляет собой совокупность взаимосвязанных основных, вспомогательных и обслуживающих процессов.

Основным технологическим процессом является такой, в результате которого предметы труда превращаются в готовую продукцию, характерную для данного предприятия (на цементных заводах - обжиг, помол; на заводах ЖБИ - формование и тепловая обработка; на заводах по производству теплоизоляционных материалов - порообразование и т.д.).

Технологический процесс производства строительных материалов разделяется на стадии (или переделы) - приготовление смеси, формование, интенсификация отвердения и так далее, которые в свою очередь подразделяются на ряд технологических операций, выполняемых для данного производства в строго определенной последовательности.

Структура технологического процесса - это логическое построение производственных объектов, переделов, обеспечивающих выполнение необходимых операций по изготовлению какого-либо промышленного продукта. Структура технологического процесса зависит от вида вырабатываемой продукции, сырьевых ресурсов, отрасли народного хозяйства, уровня технологического состояния производства и других факторов.

Характерными структурными элементами технологического процесса на предприятиях промышленности строительных материалов являются:

-    добыча и доставка сырья;

-    обработка, переработка и подготовка сырья;

-    изготовление материала, изделия, детали, конструкции;

-    транспортирование внутрицеховое и межцеховое;

-    паспортизация продукции;

-    складирование и хранение готовой продукции;

-   отгрузка продукции потребителю.

Проектирование и разработка технологического процесса проходят несколько основных этапов.

1. Выбор исходных материалов, полуфабрикатов и оценка их качества.

2. Выбор наиболее рациональных, совершенных и экономически обоснованных технологических операций, процессов и аппаратов.

3.    Механизация,    автоматизация,    роботизация    производственных процессов.

4.  Организация пооперационного контроля за работой механизмов, аппаратов,   агрегатов,  установок,  режимов,   в  целом  технологической линии, качеством вырабатываемой продукции.

5. Контроль за качеством готовой продукции по номенклатуре.

Технологическая операция - это часть технологического процесса, которая состоит из отдельных элементов, представляющих собой законченное трудовое действие и характеризуемых неизменностью объекта обработки, рабочего места и исполнителей. Она является расчетной единицей для определения производительности, планирования загрузки оборудования и технического нормирования труда. В зависимости от степени технологического оснащения процесса операции могут быть ручные, машинные, автоматические и аппаратурные.

Ручные операции выполняются с использованием простого и механизированного инструмента.

Машинные операции осуществляются с помощью машин при непрерывном участии рабочих.

Автоматические операции протекают без участия рабочего или только под его наблюдением.

Аппаратурные операции (машинные и автоматические) характеризуются выполнением технологического процесса в специальных агрегатах. Участие рабочего в этом случае сводится к проверке соблюдения технологических режимов, а также к выполнению загрузочных и разгрузочных работ.

Вспомогательные процессы характеризуются получением продукции, не являющейся основной для данного предприятия. К ним относятся изготовление предприятием для своих нужд технологической оснастки и инструмента, ремонт оборудования, зданий, сооружений, производство электроэнергии и т.д.

Обслуживающие процессы создают условия для осуществления основных и вспомогательных процессов. К ним относятся получение сырья, материалов и полуфабрикатов, внутризаводское транспортирование, выполнение контрольных, лабораторно-испытательных, исследовательских и других видов работ.

1.2. Классификация процессов

Технология, как прикладная наука, и составляющие ее технологические процессы базируются на общих законах и теоретических положениях физики, химии и других естественных наук. Поэтому технология получения разнообразных строительных материалов и изделий состоит из ряда однотипных физических, физико-химических процессов, характеризуемых общими кинетическими закономерностями.

В зависимости от основных законов и закономерностей, характеризующих скорость протекания процессов, их делят на пять основных групп:

1.  Механические процессы, основой которых является механическое воздействие на исходные материалы, описываемое законами механики твердых тел. К механическим процессам относятся измельчение, классификация, смешение и транспортирование твердых компонентов, формование и уплотнение. Эти процессы применяются в основном для подготовки сырья и в некоторых случаях при конечной обработке готового продукта.

2.  Гидромеханические процессы, скорость которых определяется законами гидромеханики - наукой о движении жидкостей и газов. Движущей силой процесса является гидростатическое и гидродинамическое давление. К гидромеханическим процессам относятся перемешивание и перемещение жидкостей и газов, разделение жидких неоднородных систем под действием сил тяжести и центробежных сил, а также движение твердых тел в жидкости или газе (например, приготовление литых керамических масс, движение дымовых газов в сушилках, центрифугирование бетонной смеси, сушка в кипящем слое и т.д.).

3.  Тепловые процессы, связанные с теплообменом, т.е. переходом тепла от одного вещества к другому, скорость которых определяется законами теплопередачи. К этим процессам относятся нагревание и охлаждение (т.е. термообработка), процессы, протекающие с изменением агрегатного состояния вещества (испарение, конденсация, плавление), а также процессы выпаривания и кристаллизации.

4. Массообменные процессы заключаются в переходе вещества (массы) из одной фазы в другую путем диффузии. К этой группе относятся следующие процессы перехода веществ:

а)  из твердой фазы в жидкую (растворение) или из жидкой фазы в твердую (кристаллизация);

б) из одной жидкой фазы в другую жидкую фазу (экстракция);

в)  из жидкой фазы в газообразную (испарение жидкости, десорбция растворенного газа из жидкости);

г)  из жидкой фазы в парообразную и одновременно из парообразной фазы в жидкую (ректификация);

д) из твердой фазы в газообразную (возгонка, десорбция газов из твердых тел) или из газообразной фазы на поверхность твердых тел (адсорбция газов твердыми телами).

В производстве строительных материалов к массообменным процессам можно отнести снижение влажности (сушка), разделение сложных сырьевых материалов, а также формирование структуры, связанной с диффузией и абсорбцией составляющих компонентов. В технологии строительных материалов тепловые и массообменные процессы, как правило, протекают одновременно.

5.  Химические процессы, скорость и закономерность которых определяются кинетикой соответствующих химических превращений и реакций.

Получение многих строительных материалов связано с различными химическими превращениями исходных компонентов. Таковы, например, реакции полимеризации и поликонденсации в технологии органических строительных материалов, реакции гидратации при твердении цемента.

Технологический процесс в промышленности строительных материалов - это организованное производство, прохождение исходного сырья и его компонентов через последовательный ряд операций, оказывающих определенное, заранее запланированное воздействие на них, в результате чего исходные сырьевые  компоненты  превращаются в строительный полуфабрикат, материал, изделие, деталь или конструкцию. В совокупности эти операции составляют технологический процесс.

Выбор метода производства строительных материалов, изделий и конструкций в каждом конкретном случае определяется такими факторами, как физико-механические, технологические свойства, конструктивные особенности изделия и условия эксплуатации конструкции, а также рядом экономических факторов.

В соответствии с назначением процессы производства строительных материалов, изделий и конструкций разделяются на подготовительные, основные и завершающие.

Подготовительные процессы используются для улучшения технологии сырья, а также для получения полуфабрикатов и заготовок, применяемых в основных процессах производства строительных изделий и конструкций. Среди подготовительных процессов можно выделить измельчение, сортировку, смешение, дозирование, питание, газопылеочистку.

К основным процессам относится формование строительных изделий и конструкций в результате проведения следующих основных технологических операций: виброформование, пластическое формование, прессование, экструдирование, литье под давлением, центрифугирование, прокатывание и т.д.

К завершающим процессам относятся технологические операции, предназначенные для придания готовым изделиям определенного внешнего вида. Важнейшими из этих процессов являются термообработка и механическая обработка изделий, окраска, нанесение декоративных покрытий и т.д.

В промышленности строительных материалов производство включает в себя ряд наиболее характерных этапов.

Первый этап - подготовительные работы. На этом этапе производится выбор исходных материалов и оценка их качества, облагораживание сырья, улучшение его качества по зерновому составу, по содержанию посторонних и вредных примесей, по структуре и т.п. На этом этапе могут применяться:

- естественно протекающие процессы во время выдерживания сырья в атмосферных условиях - физические, химические, физико-химические, механические (увлажнение и высушивание, замораживание и оттаивание, нагревание и охлаждение, окисление, вымывание, рыхление микроорганизмами и тому подобное, как это осуществляется, например, при подготовке глинистого сырья к изготовлению из него керамических строительных материалов);

-    механические     процессы     (дробление,     помол,     просеивание, фракционирование, смешивание и другие);

-    химические процессы (протравливание, пропитывание, антисептирование, обработка сырья реактивами с целью удаления растворимых солей);

-   тепловые процессы (нагревание при сушке компонентов смеси перед помолом);

-    массообменные процессы (внешняя и внутренняя диффузия влаги при сушке компонентов смесей, изделий и при тепловлажностной обработке изделий).

Второй этап — это выбор состава смеси, определение расчетным, опытным, графоаналитическим и другими способами соотношения компонентов рабочей смеси. При малых масштабах работ это соотношение можно устанавливать по объему, а в промышленных крупномасштабных работах - только по массе. Здесь основную роль играют количественные факторы - количество связующего, мелкого и крупного заполнителя, воды и добавочных материалов.

Третий этап — приготовление рабочей смеси (массы). Для приготовления различных строительных материалов важна однородность (гомогенность) рабочей смеси, используемой для изготовления строительных материалов, изделий и деталей, главным образом, однородность по зерновому составу и по влажности. Для обеспечения этих условий необходимо организовать такие операции в технологическом процессе приготовления рабочей смеси, как транспортирование ее компонентов к смесительному агрегату, накопление и хранение компонентов смеси, их дозировка, и наконец, смешивание в гомогенную массу. Этот этап включает в себя гидромеханические процессы, происходящие при транспортировании жидкой, порошкообразной, газообразной среды, при осаждении твердых частиц в жидкости, в воздушной среде; механические процессы (смешение компонентов, приготовление массы, диспергация); химические процессы (растворение, гидратация, адсорбция поверхностно-активных веществ (ПАВ) на поверхности компонентов смеси, например, гидрофильных, гидрофобных веществ на поверхности зерен цемента, малых и крупных заполнителей).

Четвертый этап - формование (укладка рабочей смеси в форму, опалубку). Этот этап насыщен всеми видами характерных для промышленности строительных материалов процессами:

-    гидромеханическими (течение формовочной смеси при укладке ее по способу самоуплотнения, при укладке способом центрифугирования, вибрации, возникновение при этом явлений тиксотропии);

-    тепловыми   (подогревание    и   разогревание    смесей,   эндо-    и экзотермиями);

-    массообменными (испарение влаги, разделение сырьевых материалов, связанное с их различной плотностью, диффузией и адсорбцией);

-    химическими и физико-механическими (гидратация, гидролиз, гелиообразование);

-    механическими (уплотнение штыкованием, трамбованием, прессованием, прокатом, вибропрокатом, центрифугированием, вакуумированием).

Пятый этап - твердение и ускорение твердения (переход в камневидное состояние): гидратационное, полимеризационное и обжиговое. На этом этапе могут иметь место процессы:

-    гидромеханические (витание порошкообразных сырьевых материалов в печах кипящего слоя, витание порошкообразных сырьевых материалов в потоках горячего воздуха и газа во взвешенном состоянии);

-    тепловые (нагревание, изотермический прогрев и охлаждение после обжига, например, керамических материалов, при тепловлажностной   обработке бетонных изделий в пропарочных камерах, кассетах, в автоклавах);

-    массообменные (снижение влажности при подъеме температуры, диффузия и адсорбция составляющих смесь компонентов);

-    химические и физико-химические (гидратация,  гелеобразование, кристаллизация, дегидратация, например, глины при нагревании, переход обжиговой массы в пиропластическое и жидкофазовое состояние, рост кристаллов, полимеризация смол при нагревании, карбонизация и пр.);

-    структурирующие (возрастание или уменьшение пористости, рост кристаллогидратов);

-    механические   (обжатие   бетона   при   отпуске   предварительно напряженной арматуры).

В зависимости от характера процесса, от организационно-технической структуры процессы делятся на периодические, непрерывные и комбинированные.

Периодические процессы характеризуются тем, что все стадии процесса протекают в одном месте, но в разное время.

Цикл начинается с заполнения аппарата исходными материалами и после их обработки, достаточной для окончания данного процесса, заканчивается выгрузкой, что и является окончанием цикла. После разгрузки цикл повторяется, но уже с другой порцией материала (например, автоклавная обработка бетона, прессование).

Для периодического процесса характерно то, что все его стадии протекают в одном месте (камере, аппарате), но в разное время.

Непрерывные процессы характеризуются единством времени протекания отдельных стадий процесса, но осуществляемых в различных местах установки или в разных установках, выполняющих одну технологическую операцию. Т.е. они осуществляются в проточных аппаратах (установках) с непрерывной загрузкой исходных материалов и непрерывной выгрузкой продуктов, прошедших переработку.

Вследствие установившегося состояния в любой точке массы обрабатываемого материала при любом сечении непрерывно действующего аппарата физические величины или параметры в течение всего времени протекания процесса остаются неизменными (например, термовлажностная обработка бетона или асбоцементных изделий в пропарочных камерах).

Комбинированные процессы представляют собой либо непрерывный процесс, отдельные стадии которого проводят периодически, либо такой периодический процесс, одна или несколько стадий которого проводятся непрерывно (например, поступление исходного сырья и выход готового материала).

Непрерывные процессы имеют значительные преимущества перед периодическими:

-    большую производительность;

-    возможность специализации аппаратуры для каждой стадии процесса;

-    стабилизация процесса во времени и, следовательно, улучшение качества готового продукта или полуфабриката;

-    возможность полной механизации и автоматизации.

Различие между периодическими и непериодическими процессами касается только способа организации самого процесса и его аппаратурного оформления. Физико-химическая сущность процесса неизменна и не зависит от конструкции аппарата.

Все процессы характеризуются продолжительностью τ и периодом Т.

Продолжительность процесса — время, необходимое для завершения всех стадий процесса, начиная от момента загрузки и кончая выгрузкой готового продукта или полуфабриката.

Период процесса - время от начала загрузки исходного материала до начала загрузки материала последующей партии.

Частное от деления продолжительности процесса на период процесса τ Т     носит название степени непрерывности  процесса:

для периодического - Т > 0, τ Т   1;

для непрерывного    Т →0  и  τ Т→∞.

1.3. Общие принципы анализа и расчета элементарных

процессов

При расчете процессов и машин в производстве строительных материалов решаются следующие основные задачи:

-    на основании законов механики, термодинамики и гидродинамики определяют направление течения процесса и условия предельного или равновесного состояния;

-    расход сырьевых компонентов и количество получаемых материалов, изделий;

-    количество необходимой энергии, затрачиваемой на осуществление определенного процесса;

-    определение скорости процесса, оптимальных режимов работы;

-    определение рабочих объемов, поверхностей и других параметров аппаратов и машин.

Материальный  баланс.   На  основании  закона  сохранения   материи (массы) количество затрачиваемых сырьевых компонентов      должно быть равно количеству получаемых (конечных) продуктов, материалов  с учетом потерь :

=  +  .                                                             (1.1)

Материальный баланс составляется на один основной или на все компоненты, участвующие в данном процессе. Баланс составляют за единицу времени или за одну операцию (при периодическом процессе) или же в расчете на единицу исходных или получаемых продуктов (материалов). По материальному балансу определяют выход получаемого продукта на единицу затрачиваемого сырья.

Энергетический баланс. Согласно закону сохранения энергии, количество энергии, введенной в процесс, должно быть равно количеству выделившейся (израсходованной) энергии.

Приводя затрачиваемую энергию к тепловой (реально может быть механическая, электрическая, тепловая), определяют ее баланс:

Q= Q1+ Q2+ Q3= Qк+ Qп,                             (1.2)

где  Q3  - количество вводимого тепла;

Q1- тепло, поступающее с исходными сырьевыми компонентами;

Q2 - тепло, подведенное извне;

Q3 - тепловой эффект химических превращений (если процесс идет с поглощением тепла, то знак «-»);

Qк -количество отводимого тепла (с конечным продуктом, теплоносителем);

Qп -потери тепла.

В энергетическом балансе необходимо учитывать приход и расход всех видов энергии, затрачиваемой на осуществление процесса.

Условия равновесия. Любой процесс протекает до тех пор, пока не устанавливается состояние его равновесия (например, перетекание жидкости в сообщающихся сосудах, передача тепла, растворение веществ в жидкости до насыщения раствора). Условия равновесия характеризуют так называемую статику процесса и показывают пределы, до которых может протекать данный процесс.

Скорость процесса. Все основные процессы (гидродинамические, тепловые, массообменные, механические) могут протекать только под действием движущей силы, которая для гидродинамических процессов определяется разностью давлений, для теплообменных- разностью температур, для массообменных - разностью концентраций. Эти кинетические закономерности могут быть сформулированы в виде закона:

Скорость процесса прямо пропорциональна движущей силе и обратно пропорциональна сопротивлению.

Следовательно, уравнение процесса может быть выражено:

М = ,                                       (1.3)

где М     - величина, характеризующая конечный результат процесса;

Δ - величина, характеризующая движущую силу процесса;

τ  - время;

Α- величина, характеризующая рабочий параметр данного процесса;

- коэффициент пропорциональности, характеризующий скорости процесса (тепло- и массопередачи и других).

В преобразованном виде

.                                        (1.4)

можно рассматривать как коэффициент, характеризующий интенсивность   процесса.

Интенсивность протекания любого процесса всегда пропорциональна его

движущей силе Δ и обратно пропорциональна сопротивлению

и может быть выражена

M=ΑτΔR.                                               (1.5)

Применительно к основным процессам различной физической природы интенсивность протекания процесса можно проследить по следующим основополагающим дифференциальным соотношениям, описывающим:

- передачу тепла (уравнение Ньютона)

,                           (1.6)

где Q - тепловая энергия;

- площадь теплопередачи;

t      - время;

- коэффициент теплопередачи;

ΔT - перепад температуры;

- тепловое сопротивление;

- диффузионные процессы (уравнение Фика)

dmdtΑд=kд⋅ΔG=ΔGRд ,                       (1.7)

где  - передаваемая масса; kд - коэффициент диффузии;

kд - разность концентрации диффундирующего вещества;

Rд - сопротивление массообмену;

- гидродинамические процессы (уравнение Бернулли)

dVdtΑг=kг⋅Αр=ΔрRг     ,                    (1.8)

где V - перетекаемый объем;

kг - коэффициент гидропроводности;

Δр - перепад давления;

Rг - гидравлическое сопротивление.

Приведенные уравнения, рассмотренные применительно к определенному процессу, позволяют установить основные параметры: величину площади, объема, разности температур, давлений, обеспечивающих протекание рассматриваемого процесса. Эти зависимости позволяют определить также основные параметры аппаратов, машин для осуществления указанных процессов.

При проектировании процессов и аппаратов (машин) необходимо учитывать следующие требования:

1.  Процесс должен быть оптимальным. Для этого определяется критерий оптимальности, который зависит от температуры, степени измельчения, давления и т. д. Эти параметры находятся в сложной взаимосвязи, что затрудняет определение единого критерия, характеризующего эффективность процесса. Поэтому часто пользуются экономическими критериями   (например,   себестоимость),   наиболее   полно   отражающими   (в стоимостном выражении) не только технические характеристики, но и затраты на энергию, рабочую силу и т. д.

2.  Технологические процессы должны быть замкнутыми, не давать неиспользуемых побочных продуктов (отходов, шлаков и т. д.), т. е. быть экологически чистым.

3.  Особое внимание должно быть уделено требованиям промышленной санитарии и охране труда.

Основными направлениями дальнейшего совершенствования процесса производства строительных материалов, изделий и конструкций являются:

1.  Повышение производительности оборудования путем оптимизации рабочих параметров процесса.

2.  Использование возможностей получения изделий в интенсифицированных режимах.

3.  Улучшение технологических свойств перерабатываемых материалов.

4.  Разработка новых высокоэффективных технологических разновидностей процессов производства строительных материалов и изделий.

Основными показателями работы технологического оборудования являются: производительность, удельный расход топлива, электроэнергии, материалов, технологические параметры (например, степень дробления, температура отходящих газов, разрежение и т. д.).

К основным требованиям, предъявляемым к оборудованию для производства строительных материалов и изделий, относятся:

-    высокая производительность при минимальном расходе электроэнергии, топлива, дефицитных материалов и запчастей;

-    минимальная металлоемкость и энергоемкость машин;

-    надежность и долговечность работы;

-    возможность механизации и автоматизации производственных процессов;

-  создание нормальных условий труда рабочих (техника безопасности, санитария и т. д.).

Контрольные вопросы

1.   Дайте определение технологии, основному технологическому процессу, структуре технологического процесса. Назовите общие для предприятий строительных материалов технологические процессы.

2.   Перечислите основные группы процессов в зависимости от основных законов и закономерностей, характеризующих скорость протекания процессов.

3.   Дайте пояснение наиболее характерным этапам в промышленности строительных материалов.

4.   Перечислите и дайте толкование разделению процессов в зависимости от организационно-технической структуры.

5.   Какими показателями характеризуются процессы?

6.   Какие задачи решаются при расчете процессов?

7.   Какие виды балансов применяются в описании процессов?

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНОГО СЫРЬЯ

2.1. Классификация исходного сырья по составу

и структуре

Развитие технологии получения строительных материалов связано с изучением состава и свойств исходного сырья, путей его технологической переработки, позволяющих получить материал с заданными техническими свойствами при минимальных затратах.

По агрегатному составу сырьевые материалы могут быть твердыми, жидкими и газообразными.

К твердым относятся естественные горные породы, а также отходы промышленности (шлаки, золы), являющиеся сырьем для получения минеральных вяжущих (цементов, гипса, извести) и других материалов.

К жидким относятся нефть и отходы химических производств, являющиеся исходными продуктами для получения органических вяжущих и полимерных материалов.

К газообразным относится природный газ и другие газообразные продукты, образующиеся при переработке каменного угля и нефти.

По вещественному (химическому) составу сырьевые материалы характеризуются большим числом элементов, сочетающихся в различных комбинациях. Их можно разделить на две группы: минеральные и органические.

Основой минеральных (силикатных) материалов является кремнезем, который входит в состав всех силикатов.

Основой органических материалов является углерод. Из углерода образованы все органические соединения с линейным, разветвленным и сетчатым строением.

При производстве строительных материалов исходное сырье подвергается различной технологической переработке: дроблению, сортировке, смешению, формованию, термической обработке и др. Для получения твердых тел - материалов с заданными механическими свойствами и структурой в технике используется различная технология:

-    кристаллизация  из  жидких  пересыщенных растворов  (продукты гидратации минеральных цементов);

-    кристаллизация из расплавов;

-    спекание (металлы, керамика, стекло).

Механические свойства материалов зависят от характера связей контактирующих частиц: зерен кристаллов, их осколков и наполнителя. В зависимости от физико-химической природы дисперсных структур, образуемых этими связями, они разделяются (по акад. П. А. Ребиндеру) на коагуляционные, кристализационные и конденсационные.

Коагуляционными называют структуры, в             которых связь между частицами осуществляется через прослойки жидкой среды, за счет относительно слабых ван-дер-ваальсовых сил межмолекулярного взаимодействия. Материалы с коагуляционной структурой в зависимости от содержания жидкой среды обладают подвижностью, пластичностью, тиксотропностью и относительно низкой прочностью.

Кристаллизационными называют структуры, в которых контакт между частицами осуществляется путем прямого срастания с образованием пространственной сетки или каркаса с более или менее правильным строением. Механические свойства кристаллизационных структур зависят от характера кристаллического строения. Рис.2.1. Дисперсионные структуры: а- коагуляционная; б- кристаллизационная; в- конденсационная

Конденсационными называют структуры, в   которых непосредственный контакт между частицами возникает за счет химических, валентных и ионных связей. Для материалов с этой структурой характерны высокая прочность, хрупкость и необратимость структуры при механических или термических разрушениях.

В реальных телах наблюдается сочетание данных структур, напрмер: кристаллизационно-конденсационная, коагулярно-кристаллизационная.

Развитие современного материаловедения идет по пути создания так называемых композиционных материалов, в которых собраны лучшие качества составляющих их компонентов. Большинство строительных материалов - бетон, железобетон, стеклопластики, пенопласты и другие -являются сложными композициями, состоящими из нескольких компонентов. Состав и свойства составляющих и их содержание в композиции зависят от требований, которые предъявляются к материалу и изделиям из него.

Удобно рассматривать композиционные материалы как дисперсные, бинарные системы, состоящие из двух компонентов: дисперсной среды, или как принято ее называть в композиционных материалах - матрицы, и наполнителя (дисперсной фазы). Среда обладает свойством непрерывности, а наполнитель имеет границу раздела.

Дисперсная среда условно принимается гомогенной: цементный клей, битум, стекловидное вещество в керамических материалах, смолы.

Наполнитель представляет собой различной крупности порошок, песок, волокна в асбестоцементных или стеклопластиковых материалах, или поры-ячейки в теплоизоляционных материалах.

Свойства композиционных материалов зависят от физико-механических свойств среды и наполнителя (их прочности , деформативности, модуля упругости Е), а также от адгезии, зависящей в свою очередь от процессов взаимодействия на границах раздела матрица -наполнитель.

Композиционные материалы можно классифицировать по следующим признакам: свойства и материал компонентов; вид и расположение наполнителя; способ получения и др.

В зависимости от материала матрицы строительные композиционные материалы можно разделить на следующие группы:

-    композиции с силикатной матрицей (минеральные вяжущие бетоны);

-    композиции с полимерной матрицей (пластмассы, стеклопластики);

-    композиции с металлической матрицей (металлические сплавы).

Матрицы в композиционных материалах объединяют в единое целое многочисленные частицы наполнителя, что придает мономерность и определенную форму изделию. Матрица обеспечивает передачу усилия на заполнитель, волокна, а также предохраняет их от механических и коррозионных воздействий.

Рис.  2.2. Виды строения композиционных материалов: а - с зернистым

наполнителем ; б- с волокнистым наполнителем; в- с газонаполненными ячейками

По строению композиционные материалы в зависимости от вида наполнителя делятся на три вида моделей (рис. 2.2 ):

а) с зернистым наполнителем: 1- с  малым содержанием наполнителя; 2- с большим содержанием наполнителя. Этой моделью описываются, например, бетоны, растворы.

При малом содержании наполнителя механические свойства определяются в основном свойствами матрицы. При увеличении содержания наполнителя до определенного предела прочность этих материалов возрастает.

Например, для цементов прочность повышается на 20...30%, для асфальтовых материалов - на 50.. .80%;

б) с волокнистым наполнителем:  1- с ориентированным; 2- с неориентированным. Этой моделью описываются асбестоцементные изделия, стеклопластики, древесноволокнистые материалы и другие. Волокнистый наполнитель наиболее активно влияет на механические свойства, в особенности на прочность при растяжении (при ориентированных волокнах - анизотропно, при неориентированных волокнах - изотропно).

В асбестоцементных материалах, стеклопластиках введение 30% волокон повышает прочность на растяжение до 100% и более. Особенностью волокнистого наполнителя является то, что он повышает трещиностойкость.

Волокна препятствуют распространению трещин и разрушению материала. Получение материалов с волокнистой структурой - наиболее перспективный метод повышения прочности;

в)   с газонаполненными ячейками: 1- с вытянутыми пустотами; 2- с шарообразными пустотами. Этой моделью описываются многие теплоизоляционные материалы, пористое стекло, бетоны, пенопласты и другие материалы ячеистой структуры. Газонаполненные материалы отличаются малой плотностью и малым коэффициентом теплопроводности.

Кроме приведенной классификации проф. Рыбьевым  И. А. предложен подход, при котором строительные композиционные материалы рассматриваются как конгломератные системы, в которых зерна заполнителя сцементированы вяжущим в единый момент. Установлена закономерность изменения физико-химических свойств композиционных материалов в зависимости от соотношения составляющих компонентов и их оптимального содержания.

Научная основа, на которой строится оптимальная технология производства строительных материалов, должна учитывать процессы структурообразования, как правило, мелкозернистых твердых тел с использованием ряда физико-химических факторов (состава и строения вещества, влияние среды и примесей), а также механических, термических и вибрационных воздействий.

2.2.Физические свойства материалов, влияющие

на параметры процессов их переработки

Процесс переработки материалов различен и в большинстве случаев зависит от их агрегатного состояния и физических свойств  взаимодействующих фаз. Твердые вещества широко используются в производстве строительных материалов в виде кусков различного диаметра, зерен, тонкоизмельченных порошков, обладающих в зависимости от размера зерен определенными физико-химическими свойствами. Соотношение различных фракций зернистого материала, композиционные соотношения наполнителя и активной массы и их свойства определяют характер технологического процесса получения строительных материалов и изделий, качество продукта, а также необходимое оборудование для данного производства.

Твердые вещества характеризуются такими основными физическими свойствами: плотностью, насыпной плотностью, углами откоса, а также прочностью, твердостью, хрупкостью и вязкостью.

Плотностью материала называют степень заполнения его объема веществом, из которого состоит данный материал.

Насыпная плотность - количество вещества, занимающего определенный объем в насыпном виде.

Угол откоса - угол между плоскостью, на которой покоится насыпанный горкой материал и касательной к ее боковой стороне.

Прочность - свойство материала сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, возникающих под действием нагрузки.

Твердость - способность материала сопротивляться проникновению в него другого материала.

Хрупкость - способность тел разрушаться при механическом воздействии без заметной пластической деформации.

Жидкости, газы и пары в движении до скорости звука подчиняются одним и тем же законам, поэтому в гидравлике они имеют единое название - жидкости. Основными свойствами жидкости являются: плотность, удельный вес, вязкость, поверхностное натяжение, давление.

Более подробно эти свойства будут рассмотрены в изложении материала по механическим и гидромеханическим процессам.

Контрольные вопросы

1.   Дайте классификацию сырья по составу и структуре.

2.   Что такое композиционные материалы? Как их подразделяют?

3.   Какие физические свойства материалов, влияющие на параметры процессов их переработки, вы знаете?

4.   Дайте понятия плотности, прочности, твердости, насыпной плотности, угла откоса.

3. ПОДОБИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ И ПРОЦЕССОВ

3.1. Основы системного анализа и понятие модели

При проектировании и оптимизации технологических процессов необходимо учитывать множество связей и взаимодействий отдельных элементов технологии, анализировать влияние на качество конечного продукта, многочисленных сырьевых, рецептурных, технологических и других факторов, сокращать затраты ресурсов на изготовление материала и изделий из него.

Современный подход к решению технологических задач основан на принципах системного анализа. Согласно этим принципам технологический процесс рассматривается как сложная система, состоящая из элементов различных уровней детализации, начиная от молекулярного и кончая отдельным процессом. Сущность системы невозможно понять, рассматривая только свойства отдельных элементов. Для нее еще существенен как способ взаимодействия элементов между собой, так и взаимодействие элементов или системы в целом с окружающей средой.

Цель системного подхода к исследованию технологических процессов -получение оценок функционирования процесса на любом уровне декомпозиции и осуществляется в несколько этапов. Отдельный элемент системы в зависимости от поставленной цели может рассматриваться как отдельная система с более детализованными уровнями декомпозиции.

Акад. Кафаров В.В. выделяет четыре основных этапа системного исследования процесса:

1.  Смысловой и качественный анализы объекта производятся для выявления уровней декомпозиции, отдельных элементов и связей между ними. Установление уровней иерархии, выбор элементов осуществляется исходя из общей цели исследования и степени изученности процесса.

2.  Формализация имеющихся знаний об элементах и их взаимодействии и представление этих знаний делается в виде математических моделей.  Источником  знаний обычно служат фундаментальные законы  и экспериментальные данные. Создавая математическую модель, исследователь формализует рассматриваемый процесс, представляя его в виде математической   связи   между   входными   и   выходными   параметрами. Точность   воспроизведения   сущности   рассматриваемого   процесса   на модели будет зависеть от степени изученности его.

3.   Математическое моделирование - это воспроизведение реально протекающих  явлений  на моделях.  Его  применение  непосредственно связано с ЭВМ. Адекватность, т. е. соответствие результатов моделирования экспериментальным данным, полученным на реальном объекте, определяется уровнем знаний о процессе и обоснованностью принятых допущений. Математическая модель представляет собой совокупность математического описания и алгоритма решения. Структура математической модели представлена на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Структура математической модели

Алгоритм должен быть доведен до конкретной реализации, т. е. до получения количественной связи между параметрами в результате выполнения программы на ЭВМ. Сочетая достоинства теоретических и экспериментальных методов исследования, математическое моделирование позволяет не только исследовать явления, недоступные этим методам (в силу сложности математического описания или невозможности технической реализации), но и обобщить результаты на основе многократного использования модели и делать прогнозы о возможном поведении процесса при изменении определяющих параметров.

4. Идентификация математических моделей элементов состоит в определении известных параметров и оценке параметров объекта. Управляемую систему можно изобразить схемой (рис. 3.2).

Всякая система имеет входы (обычно называются факторы и обозначаются Xi) и выходы (часто называются параметры оптимизации и обозначаются Yi). Система с собственными параметрами (XJS - геометрия аппарата, температура кипения рабочей жидкости и т. п.) со стороны окружающей среды подвержена возмущениям ξ, имеющим случайный характер. Для целенаправленного изменения значений выходов Yj и компенсации возмущений ξ используются управляющие воздействия ΔXi или ΔXjs, формируемые на основе информации о числовых значениях Yj Xi и Xjs. Под информацией понимают фактические данные о структуре системы, происходящих в ней явлениях, возможных состояниях, поведении при изменении входных факторов или под воздействием случайных возмущений и т. п. Количество информации определяется целями исследования. Она может быть собрана двумя разными способами: наблюдением и экспериментом.

Наблюдение — целенаправленное восприятие объекта без вмешательства в его поведение.

Эксперимент — активное воздействие на объект с планомерным изменением, комбинированием различных условий с целью получения необходимого эффекта.

Факторы Xis являются контролируемыми, но не регулируемыми, т. е. известные (измеряемые), но не изменяемые произвольно.

Неконтролируемые факторы — воздействия на систему, которые находятся вне нашего контроля (сюда можно отнести возмущения ξ). Причины неконтролируемости факторов могут быть различны:

1) объект может быть плохо изучен, поэтому неизвестно, что данный фактор существенно влияет на функционирование системы;

2) неумение контролировать какой-либо фактор, хотя известно, что он существенно влияет на работу системы (например, состояние человека);

3)  воздействие слишком слабо, чтобы стоило его контролировать. С другой стороны таких воздействий может быть много, а их совокупность может оказаться весьма ощутимой. Это влияние носит случайный характер.   Обычно  влияние  неконтролируемых  факторов   называют шумом. Источник шума может быть заложен и внутри системы, но он все равно отражается на выходах системы. Влияние шума на производстве проявляется в случайных возмущениях режима, в экспериментальных исследованиях, в случайных ошибках опытов.

Обобщая информацию о системе, можно создать теорию таких систем и дать ее математическое описание, например, в виде уравнения соответствия системы во времени τ :

ϕ(Xi,Xis,Yj,ξ,τ)=0.

3.2. Классификация моделей

Многообразие материального мира требует применения самых разнообразных способов его изучения. Одним из основных приемов разработки общих теоретических сведений является обобщение.

Обобщение — есть средство перехода от познания частных явлений к познанию общих.

Обобщение имеет огромное значение в теории подобия для выделения из класса однородных явлений, группы подобных между собой явлений. Изучив одно из подобных явлений, результаты исследования можно распространить на всю группу подобных явлений данного класса.

Теория подобия — это учение о методах научного обобщения эксперимента. Она отвечает на вопрос, как нужно поставить опыт и обработать научные данные, чтобы их можно было распространить на все подобные явления.

Полезную информацию можно получить при исследовании не только самой системы, но и некоторой ее имитации, причем последняя может быть как мысленно представляемая, так и материально реализуемая. Но в обоих случаях существует уже не одна система, а две. Если две системы абсолютно одинаковы, то можно говорить об их тождественности: они взаимозаменяемы для любых целей. Большое значение имеет тот вариант, когда две системы лишь подобны в отношении некоторого класса явлений, существенных для достижений заданных целей.

Подобными явлениями называются системы тел, геометрически подобные друг другу, в которых протекают процессы одинаковой природы и в которых одноименные величины, характеризующие явления, соотносятся между собой как постоянные числа.

При изменении целей сравнения или расширения границ класса явлений эти две системы могут уже не быть подобными. Переход к подобным системам ведет к абстрагированию от их некоторых свойств, который не только не умаляет ценности знаний, а наоборот, является обязательным условием развития науки и совершенствования практической деятельности.

Система, исследование которой служит средством для получения информации о другой системе - прототипе, называется моделью.

Информация, собранная при исследовании модели или моделировании, может быть в определенных границах по аналогии перенесена на прототип. Критерием истинности знаний, полученных при моделировании, является результат их практической проверки на системе - прототипе.

Модели могут быть классифицированы по следующим признакам:

1. По неопределенности состояния объекта

- модели детерминированных систем, в которых все элементы взаимодействуют точно  предвиденным  способом,  а  внешние  возмущающие воздействия на них практически не влияют (изменение любого Xi  на величину ΔXi, всегда вызывает изменение Yj, на ΔYj,);

-  модели стохастических систем, подчиняющихся вероятностным законам, обусловленным действием и случайности и необходимости (изменение любого Xi) на величину ΔXi всегда вызывает изменение Yj на ΔYj+ξ, где ξ- случайная составляющая).

2. По содержательным характеристикам подобия объекта и модели

- субстанциональные модели, построенные так, чтобы их материал по своим свойствам был подобен материалу объекта (оба имеют одинаковую физическую природу материи и ее движения);

- структурные модели, имитирующие структуры или способ внутренней организации (взаимодействия) элементов объекта (как в статике, так и в динамике);

-  функциональные модели, имитирующие функцию объекта как некоторый стабильный, характерный для данной системы способ поведения, являющийся одной из важнейших сторон сущности этой системы.

3. По принципу отображения объекта

-  предметно- физические модели, выполняемые как установки, сохраняющие полностью или хотя бы в основном природу явления (или функцию объекта);

- абстрактно- знаковые модели, отражающие элементы и их взаимосвязи в системе в виде специальных символов и операторов перехода между ними. Важнейшими среди них являются математические модели - формальные описания систем (в виде набора чисел, графиков уравнений, алгоритмов и т. п.), позволяющие выводить суждения о некоторых чертах поведения этой системы с помощью формальных процедур над ее описанием.

Кроме перечисленных типов широко применяются смешанные модели, например, структурно - функциональные, математические описания предметно-физических моделей и т. п.

3.3. Структура процесса моделирования

Процесс моделирования строится по циклической схеме. Каждый новый цикл исследований при накоплении новой информации, появлении новых методов и идей решения задачи проходит на более высоком качественном уровне. Таким образом, реализуется процесс развития систем по спирали.

Процесс моделирования состоит из следующих этапов.

Этап I - постановка проблемы и выбор объекта исследования (формулируется проблема как отражение противоречия, разрешение которого актуально для технологии; формулировку проблемы в технико-экономических терминах можно считать законченной, когда в ней определены причины постановки проблемы и сформулированы научные идеи ее разрешения).

Этап 2 - формулирование цели исследования и формулирование задач исследования в инженерных терминах.

При этом цель представляет собой один или несколько главных желаемых результатов работы, достигаемых при конкретных ограничениях на ее выполнение. Задачи исследования конкретизируют возможный частный результат каждого из этапов работы.

Этап 3 - сбор, систематизация и анализ информации, накопленной к началу работ, - необходим для оценки уровня ранее полученных результатов, для выбора лучших методик выполнения работы, для привлечения опыта других исследователей и т. п.

Этап 4 - методический. Методика складывается из нескольких разделов:

1. Выделение фундаментальных принципов (запись конкретных форм законов сохранения вещества и энергии, основных реакций и т. п.) и формирования рабочих гипотез как руководящих идей всего исследования, предсказывающих возможные его результаты.

2.   Выбор выходов системы Yj, и критериев оптимизации, в число которых кроме основных, включенных в задание на исследование, могут входить промежуточные критерии, например определяемые экспрессными методами на поисковом этапе работ.

3.   Выбор основных рецептурно - технологических факторов Xi, и формирование критериев подобия. Это означает наиболее полный учет факторов, действующих в системе Xi, и Xis, часть которых должна быть закреплена   на   определенном   количественном   уровне   (стабилизированные факторы), а другая часть включена в исследование как переменные; причем по мере перехода от поискового этапа работ к уточняющему количество переменных факторов уменьшается за счет стабилизации на оптимальном уровне, найденном в ходе работ.

4.   Математическая формулировка задач и выбор методик их решения.

Этап 5 - также методический, складывается из таких разделов, как:

1.   Создание экспериментальных установок, стендов, физических моделей.

2.   Составление     технической     методики     исследования     и     его метрологическое обеспечение.

Этап 6 - алгоритмизированное планирование экспериментов - оптимальное размещение опытных точек в факторном пространстве, т. е. на основе математической теории эксперимента выбирается такое расположение уровней факторов Xi, и Xis, которое позволит не только упростить дальнейшие расчеты коэффициентов в модели, но и сделает сами модели оптимальными.

Этап 7 - собственно эксперимент, состоящий из нескольких последовательных шагов, обычно - поискового, основного, уточняющего, что позволяет на основании результатов опыта каждого шага выбирать на следующем оптимальную тактику эксперимента.

Этап 8 - построение математической модели и оценка ее адекватности эксперименту, т. е. по данным эксперимента определяются числовые оценки коэффициентов в математических моделях, сравниваются ошибки эксперимента Sэ с ошибками расчета Yj по модели S{Yj}, проверяется адекватность (степень соответствия) модели экспериментальным данным.

Этап 9 - инженерный анализ результатов моделирования и оптимизация системы.

Этап 10 - экспериментально-производственная проверка результатов; на этом этапе оценивается возможность переноса по аналогии всех выводов, полученных в лабораторных условиях на модели, на основной объект. Обычно требуется некоторая корректировка моделей, так как в лабораторных условиях невозможно учесть все факторы Хi воздействующие на крупномасштабный объект.

Этап 11 - принятие решения о реализации результатов исследования в технологии строительных материалов.

Полезность моделирования зависит от качества разработки всех этапов(2 - 10). Нередко исследователю при получении отрицательного результата на некотором этапе необходимо вернуться к предыдущим этапам и откорректировать принятое ранее решение.

3.4.Теоремы подобия

Применение тех или иных методов подобия для решения конкретных практических задач определяется предварительными знаниями о процессе, которые имеет исследователь перед началом эксперимента. Обычно используют три основные теоремы подобия и, так называемую, π-теорему.

Первая теорема подобия (по Ньютону): подобные между собой явления имеют численно одинаковые критерии подобия.

Покажем это на примере движения тел. Пусть в двух подобных системах происходит подобное движение тел, описываемое вторым законом Ньютона

F=mdνdτ,                                                        (3.1)

где      F - сила; т - масса; ν - скорость;   τ - время. Тогда для первой и второй систем

F1=m1dν1dτ1;F2=m2dν2dτ2.                                    (3.2)

У подобных систем физические величины одной системы можно выразить через физические величины другой системы, применив константы подобия.

Следовательно,

F1=cFF2;  ν1=cνν2;τ1=cττ2;                             (3.3)

Разделив исходные выражения одно на другое, получим

F1F2=m1m2dν1d1ν2dτ2dτ1.                                          (3.4)

Так как отношения самих величин можно заменить отношением приращений, то

dν1=cvdν2 и dτ1=cτdτ2                            (3.5)

Подставив значения (3.5) в выражение (3.4) и выразив через константы подобия, имеем

(3.6)

Преобразуя выражение (3.6) путем деления обеих частей на cF,

можно записать

cFcτcmcv=1.                                                    (3.7)

Комплекс констант подобия cFcτcmcvназывают индикатором подобия и обозначают буквой j. Из уравнения (3.7) следует весьма важный вывод: при выборе числовых значений констант подобия для группы подобных явлений необходимо соблюдение условия j=1, т.е. выбор констант подобия непроизволен.

Основываясь на вышеизложенных рассуждениях, М. В. Кирпичев дал такую формулировку первой теоремы подобия: у подобных явлений индикаторы подобия равны единице.

Комплекс Fτmvназывается критерием подобия, так как признаком подобия группы процессов одного класса является равенство этих критериев. Критерии подобия представляют собой безразмерные обобщенные характеристики процесса, составленные из размерных физических величин. Так же как и исходное физическое уравнение, выведенный из него критерий подобия имеет определенный физический смысл. Определенный физический смысл каждого критерия подобия отличает его от произвольно подобранных безразмерных комплексов из случайных физических величин. Из физических уравнений, отражающих явления разных классов, получают критерии подобия различных процессов - тепловых, гидравлических, механических, химических и др.

Вторая теорема подобия (Федермана-Бэкингема): количественные результаты опытов надо представлять в виде уравнений, выражающих зависимость между критериями подобия изучаемого процесса.

Критерий подобия , содержащий интересующую исследователя величину, должен быть выражен, как функция других критериев K2, K3, K4... Kn , отражающих различные стороны процесса:

K1=f(K2,K3,K4...Kn).                                    (3.8)

Вторая теорема подобия может быть записана в виде дифференциального уравнения

F1(K2,K3,K4...Kn)=0.                                 (3.9)

Уравнения называются уравнениями обобщенных переменных (обобщенными), или критериальными. Таким образом, вторая теорема подобия содержит ответ на вопрос, как следует обрабатывать полученные экспериментальные данные, или в какой форме может быть получено решение системы дифференциальных уравнений, описывающих процесс с помощью методов теории подобия.

Следует отметить, что критерии подобия, входящие в зависимость типа (3.9), не равноценны. Критерии подобия, составленные из физических величин, входящих в начальные и граничные условия, точнее, в условия однозначности, — называются определяющими. Критерии, составленные из физических величин, не являющихся необходимыми для однозначной характеристики данного процесса и, в свою очередь, зависящие от этих условий, называются определяемыми. В выражении (3.8) К1 является определяемым критерием, остальные - определяющими.

Третья теорема подобия (Кирпичева-Тухмана) обратна первой: подобны те явления или системы, которые описываются одинаковыми уравнениями связи и условия однозначности которых подобны.

Подобие условия однозначности обеспечивается равенством определяющих критериев подобия в случае, если явления и процессы качественно аналогичны. Качественно одинаковыми будут процессы, математическое описание которых одинаково.

Таким образом, третья теорема подобия формулирует необходимые и достаточные условия для подобных явлений или процессов. Она может быть сформулирована и так: явления подобны, если их определяющие критерии численно равны.

Требование условий однозначности при критериальном обобщении имеет тот же смысл, что и установление единственности (однозначности) аналитического решения физических дифференциальных уравнений. В инженерной практике из множества возможных решений исходного уравнения (или системы уравнений) надо выбрать одно, соответствующее исследуемому явлению, т. е. получить однозначное решение. Для этого в условия задачи вводят дополнительные условия однозначности (краевые условия), не содержащиеся в исходной системе уравнений и ограничивающие решение единственным конкретным случаем. Краевые условия включают:

а)  сведения о геометрических свойствах системы (конфигурация и размеры рабочего объема аппарата);

б)    данные   о   физических   свойствах   продуктов   и   материалов, составляющих исследуемую систему (теплопроводность, теплоемкость, вязкость, плотность рабочих сред и др.);

в)   данные о состоянии системы  на ее  границах (граничные  или краевые     системы),     о     взаимодействии     с     окружающей     средой (интенсивность теплоотдачи или массоотдачи, распределение температур или концентрации на поверхности и др.);

г) данные о системе в начальный и конечный момент времени процесса (временные условия).

Исходная система физических уравнений совместно с краевыми условиями однозначно определяет конкретное явление данного класса.

Теорема: всякое уравнение, связывающее между собой  физических величин, размерности которых выражаются через  основных единиц, может быть преобразовано в уравнение, связывающее π безразмерных критериев подобия, где

π=N−n.                                               (3.10)

Так, если рассматриваемое явление описывается в общем виде уравнением

f1(α,β,γ,δ,θ)=0,                                 (3.11)

связывающим пять каких-либо физических величин, выражаемых тремя основными единицами измерения, то =5 и =3, тогда функциональная зависимость (3.10) может быть представлена в виде функции между двумя безразмерными комплексами  и:

f1(K1;K2)=0или K1=ϕ(K2) .                         (3.12)

Этот метод, введенный в инженерную практику Бриджменом, базируется на так называемой π - теореме Бэкингема, являющейся частным случаем второй теоремы подобия.

3.5. Критерии механического подобия

При моделировании механических процессов или машин необходимо найти критерии подобия, равенство которых обеспечивает подобие моделей и натуры. При рассмотрении механического подобия различают кинематическое, динамическое и материальное подобие. Кинематическое подобие имеет место при подобии скоростей элементов системы, динамическое подобие - при подобии сил, вызывающих подобные движения и материальное подобие - при подобии перемещающихся масс. Системы механически подобны в целом, если они подобны кинематически, динамически и материально.

Критериями механического подобия являются критерии гомохронности  , Ньютона, Фруда и Коши .

Критерий гомохронности характеризует взаимосвязь скоростей ω, длин lи масштаба времени τ   подобно перемещающихся тел. Критерий Ho   получают   из   уравнения    ω = dl/dt    при   приведении   его   к безразмерному виду, в результате чего получают

Ho=ωτl  .                                              (3.13)

Для вращательного движения

Ho=ω⋅τ.                                               (3.14)

Критерий Ньютона определяет подобие движения материальных точек массой т под действием приложенных к ним сил . Критерий Ne получают из второго закона механики

F=m(dωdτ)⇒Ne=Fτmω.                              (3.15)

Для вращательного движения

Ne=MврI0ω2,                                                 (3.16)

где     Mвр - момент вращения; I0 - момент инерции.

Критерий Фруда определяет подобие перемещений под действием сил тяжести. Он характеризует отношение силы инерции к силе тяжести.

Из   уравнения   F=md2dτ2      или   F=mgполучают   комплекс

Fr=lgτ2,   после      умножения   которого   на   квадрат   гомохронности получают

Fr=ω2gl  .                                                (3.17)

Критерий Коши характеризует отношение между упругими и инерционными силами в подобных системах. Критерий Са определяется из соотношений:

F=εEl2,                                                               (3.18)

где ε - относительное удлинение; Е - модуль упругости; l - линейный размер и

F=mlτ2=ρl3lτ2=ρl2ω2,            (3.19)

где ρ — плотность материала.

Из этих соотношений получаем комплекс

π=ρω2εE=ω2εElρ.                                     (3.20)

После   извлечения   корня   квадратного   из   полученного   комплекса находят

Ca=ωεEρ .                                         (3.21)

Контрольные вопросы

1.   Сколько этапов системного исследования вы знаете? Перечислите их с пояснением сути каждого.

2.   Какие явления называются подобными?

3.   Перечислите признаки, по которым могут быть классифицированы модели.

4.   Из каких этапов состоит процесс моделирования?

5.   Поясните первую теорему подобия.

6.   Поясните вторую теорему подобия.

7.   Поясните третью теорему подобия.

8.   Перечислите критерии механического подобия и дайте им

толкование.

4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЧЕСКИХ

ПРОЦЕССОВ

Как уже отмечалось, к механическим относятся такие процессы, основой которых является механическое воздействие на исходные материалы, описываемые законами механики твердых тел.

При получении многих строительных материалов и изделий механические процессы занимают одно из первых мест как по объему, так и по энергоемкости в общей технологии их изготовления. К ним относятся: измельчение, сортировка, смешение, формование и транспортировка твердых компонентов. Способы и некоторые особенности механической переработки сырья и материалов в значительной мере зависят от состава, свойств и структуры перерабатываемых материалов.

4.1. Теоретическая и истинная прочность материала

В последнее время все большее внимание уделяют изучению механических свойств (прочности, вязкости, упругости и пластичности) твердых тел в зависимости от их физико-химического строения и структуры.

Под строением подразумевается взаимное сочетание и распределение кристаллической, стекловидной (аморфной) и газовой (т.е. пор) фаз, их физико-химическая природа и количественное соотношение.

Особенности строения любого строительного материала оценивают его микро и макроструктурой.

Микроструктура устанавливает природу кристаллических фаз, характер их строения и сочетания со стекловидной фазой и порами.

Макроструктура определяет объем пор, их размеры, строение, форму, взаимное расположение в материале.

В большинстве случаев свойства неорганических материалов обусловливаются особенностью фазового состава и характером строения фаз. Под фазовым составом подразумевают природу и характер строения кристаллических фаз и их сочетание в количественном соотношении со стекловидной фазой.

Прочность реальных материалов следует сравнивать с твердыми телами, имеющими идеальную структуру, прочность которых может быть найдена расчетным путем (теоретическая прочность).

Теоретическая прочность представляет собой то критическое напряжение, которое надо квазистатически (медленно) приложить к идеальному бездефектному материалу при достаточно низких температурах, чтобы получить необратимую диссоциацию материала.

Теоретическая прочность кристаллических твердых тел и их твердость зависят от величины сил взаимодействия между ионами, атомами или молекулами, образующими решетку кристалла данного тела.

Рассмотрим схему сил взаимодействия между элементами кристаллической решетки.

Если одна частица (ион) решетки находится в начале координат, а вторая частица располагается в точке пересечения результирующей  силы     с осью

абсцисс  (r = r0), то результирующая   сила равна нулю, и система (решетка) обладает         максимальной устойчивостью.

Следовательно, в этой решетке каждый ион окружен ионами противоположного заряда, и силы электростатического притяжения уравновешиваются квантово-механическими силами отталкивания. При этом силы электростатического притяжения очень быстро уменьшаются при удалении ионов друг от друга и быстро возрастают при их сближении, когда ионные оболочки перекрываются. Рис.4.1. Сила взаимодействия заряженных частиц

Потенциальная энергия, учитывающая действие  сил  притяжения и отталкивания, приблизительно может быть выражена:

U=−c'rn1+c''rn2,                                      (4.1)

где  c'rn1- соответствует силам притяжения ;

c''rn2- соответствует силам отталкивания ;

- расстояние между центрами ионов;

, - постоянные, зависящие от валентности ионов и других факторов;

, - постоянные, зависящие от расположения ионов в кристалле и его структуры.

При =  притягивающие и отталкивающие силы уравновешиваются, что соответствует решетке, свободной от внешних воздействий. При этом потенциальная энергия частиц наименьшая и система обладает максимальной устойчивостью.

При изменении r, когда оно не равно r0 (например, при нагревании), нарушается равновесие сил притяжения и отталкивания, увеличивается потенциальная энергия системы и, следовательно, ее устойчивость уменьшается.

Работу, которую необходимо затратить для разрушения решетки, т. е. удаления ее частиц друг от друга на расстояние, при котором силы взаимодействия бесконечно малы, называют энергией решетки.

Высокой энергией обладают вещества с плотной компактной решеткой. Чем выше энергия решетки, тем выше его твердость, тем труднее его разрушить. Большую твердость и прочность имеют также твердые тела с большой поверхностной энергией.

Ионы, атомы и молекулы, находящиеся на поверхности, взаимодействуют только с некоторой частью соседних элементов, и часть их энергии остается некомпенсированной. Следовательно, эти частицы, находящиеся на поверхности, по сравнению с теми, что находятся в объеме, обладают избыточной энергией.

Избыточную (свободную) энергию, отнесенную к единице поверхности, называют удельной поверхностной энергией.

Поверхностную энергию измеряют работой, необходимой для образования поверхностного слоя в изотермических условиях.

Теоретическая прочность кристаллических твердых тел, вычисленная различными методами физики твердого тела, составляет:

σ0=0,1E,                                        (4.2)

где      E - модуль упругости, Па.

Реальная прочность твердых тел обычно на 2-3 порядка ниже их теоретической прочности. Это объясняется наличием в реальных телах различного рода дефектов. Дефекты тонкой структуры кристаллов можно разделить на шесть основных типов:

-    вакантные узлы в решетке;

-    постоянные ионы в узлах решеток или в междоузлиях;

-    избыточные ионы и положительные дырки;

-    экситоны;

-    дислокации;

-    фононы.

Энергия между атомами твердого тела распределяется неравномерно. При любой температуре в кристалле имеются атомы, энергия которых больше некоторого среднего значения. Такие атомы могут удаляться на значительное расстояние от положения равновесия и даже преодолевать потенциальный барьер, созданный соседними атомами. Такие атомы приобретают способность как бы "испаряться" из своих узлов решетки и "конденсироваться" во внутренних ее полостях. Этот процесс сопровождается возникновением вакантного узла (вакансий) и атома в междоузлии (дислоцированного атома). Такого рода дефекты называются дефектами по Френкелю.

Помимо внутреннего испарения возможно полное или частичное испарение атомов с поверхности кристалла. В том или другом случае в поверхностном слое образуются вакансии. При замещении вакансии глубоко лежащими атомами она втягивается внутрь кристалла и диффундирует по его объему. Такого рода вакансии называются дефектами по Шоттки.

Дефекты по Френкелю и по Шоттки оказывают влияние на многие процессы в кристаллах, а также на их механические свойства.

В настоящее время общепринятой остается дислокационная теория разрушения кристаллических тел, указывающая на то, что деформации в теле происходят в местах нарушения структуры кристаллов и распространяются по плоскости сдвига путем последовательного перемещения этого искажения, охватывающего в каждый момент лишь относительно небольшое количество атомов. Искажения такого рода называются дислокациями. Наиболее распространены в кристаллах краевые, винтовые и смешанные дислокации. Они возникают в процессе роста кристаллов из сплавов и растворов. Источником дислокации в недеформированном кристалле могут служить также скопления вакансий.

4.2. Дефекты структуры и их влияние на прочность

и твердость материалов

Различают поверхностные и объемные дефекты структуры.

Поверхностные дефекты развиваются у границы между отдельными кристаллами. Кристаллы, составляющие различные породы, редко являются монокристаллами. Обычно они представляют собой сростки нескольких более мелких частиц.

Кристаллы могут быть ориентированы произвольно. Слой атомов на границе между зернами представляет собой область нарушенной решетки (эта область имеет ширину в несколько атомных слоев и обеспечивает переход между соседними разориентированными областями). Реальные кристаллы могут состоять из микроблоков, разделенных трещинами. Межкристаллические прослойки в поликристаллических сростках в целом менее прочны, чем сами кристаллы, так как на границах содержат огромные массы дислокаций, пузырьки защемленного воздуха и другие дефекты структуры.

Объемные дефекты представляют собой пустоты (лахуны), возникшие от слияния вакансий, а также при включении пузырьков воздуха, капелек жидкости, зерен твердой фазы.

Кроме микродефектов в материале имеются макродефекты: трещины, включения, неоднородные текстуры. Как показали исследования Гриффитса, Иоффе, Орована, Бартенева и других, эти дефекты оказывают влияние на концентрацию напряжений на острие трещины и являются причиной резкого снижения реальной прочности по сравнению с теоретической, особенно в крупных телах.

Первую попытку связать механические свойства материала с их кристаллическим строением сделал Гриффитс. Он показал, что разница между теоретической и реальной прочностью твердых тел является следствием содержания в них мелких трещин, у которых происходит сильная концентрация напряжений.

Основная идея, использованная Гриффитсом, заключается в том, что под действием приложенного растягивающего напряжения на краях микротрещин возникает

Рис. 4.2. Образца трещины

локальное перенапряжение σ, которое во много раз превосходит среднее напряжение σ, рассчитанное на все сечение образца (рис. 4.2).

Если перенапряжение у вершины достигает теоретической прочности , то происходит катастрофическое (со скоростью, близкой к скорости звука) разрастание трещины и образец разделяется на части. Приложенное среднее напряжение в этот момент соответствует критическому напряжению σкр .

При перенапряжениях, меньших теоретической

прочности, трещина не растет и материал не рушится. Коэффициент   концентрации напряжений в вершине микротрещины равен β=σσ.

Он зависит от формы , размеров, ориентации микротрещины по отношению к направле-

нию растяжения. Поэтому критическое напряжение не является константой материала.

При обосновании формулы для расчета критического напряжения Гриффитс исходил из следующих положений:

- разрушение хрупкого материала не зависит от температуры;

- рост микротрещины может происходить в том случае, если уменьшение упругой энергии в образце равно (или больше) увеличению свободной поверхностной энергии, возникающей при образовании новых поверхностей, т.е.  соблюдено условие:  −dα=dε, гдеdα - уменьшение свободной поверхностной энергии; dε- увеличение упругой энергии;

-  длина микротрещины намного меньше длины поперечного сечения образца и напряжение в сечении трещины практически совпадает со средним напряжением, рассчитанным на номинальную прочность.

Основываясь на этих положениях, Гриффитс определил критическое напряжение

σкр=2αEl0,                                                                           (4.3)

где α, - свободная поверхностная энергия упругого тела;

E  - модуль упругости;

l0  - глубина начальной краевой микротрещины.

Недостатки этой теории:

1.  Расчет критического напряжения из равенства изменения упругой энергии и уменьшения свободной поверхностной энергии −dα=dεпринципиально не верен, так как по закону сохранения энергии −dα=dε+dQ, т.е. должны  учитываться   механические  потери  энергии  при  разрушении хрупких тел.

2. Теория Гриффитса не учитывает временную зависимость прочности.

3. Не учитывается молекулярная структура.

Дальнейшее развитие теории Гриффитса шло в направлении уточнения фактов, вызывающих образование и развитие микротрещин, как основной причины, объясняющей начало разрушения реальных материалов.

И теория Гриффитса, и молекулярная теория разрушения однозначно говорят, что начало разрушения реального материала связано с наличием микротрещин на его поверхности. Причинами образования микротрещин могут быть:

-  механические повреждения поверхности в процессе технологии получения готового материала;

-  различие коэффициентов термического расширения отдельных фаз поликристаллического материала;

-  химическая коррозия поверхности как в процессе производства материала, так и в период его службы;

-  слияние дислокаций в процессе пластической деформации материала.

У твердых тел наблюдается два основных типа разрушения: хрупкое и пластичное (или вязкое). Хрупкое разрушение происходит в том случае, если предел прочности материала оказывается ниже уровня предела упругости. Такой материал перед разрушением испытывает лишь упругую деформацию. Необратимых изменений в таком материале не происходит.

У пластических материалов предел упругости ниже не только предела прочности, но и предела текучести, поэтому процессу разрушения предшествует значительная пластическая деформация, подготавливающая этот процесс. Прочность при этом существенно зависит от времени действия разрушающего усилия.

Способность материала сохранять прочность при наличии трещины определяется так называемой работой разрушения, равной энергии, которая затрачивается на разрушение. Стекло обладает низкой работой разрушения, а металлы и полимерные смолы - высокой. Керамические каменные материалы отличаются ориентированными силами и насыщенными связями. Прочность их высокая, но наличие дефектов и недостаточное сопротивление распределению трещин делает их хрупкими.

В зависимости от вязкости материала опасность разрушения его от развития трещин разная. Так стекло, керамика, каменные материалы разрушаются хрупко. Разрушение органических смол, металлов, древесины носит вязкий характер. Поэтому возникает различие в определении твердости и прочности как двух показателей, характеризующих механические свойства материалов, и их способность к обрабатываемости и измельчению.

Твердость определяется как свойство материала сопротивляться проникновению в него более твердого материала. При определении твердости пользуются шкалой Мооса или методами вдавливания. Такие испытания проводятся на относительно малых объемах материала, и имеющиеся в структуре дефекты практически не сказываются на показателях твердости.

Прочность определяется на образцах большого объема (на 2-3 порядка) и имеющиеся дефекты в структуре как концентраторы напряжения будут существенно влиять на ее величину. Таким образом, твердость в большей степени характеризует прочность межатомных связей, т.е. теоретическую (расчетную) прочность, не учитывающую различных дефектов в материале. Прочность как обобщающий показатель характеризует прочность межатомных связей, а также наличие макродефектов в структуре различных материалов. Эти особенности физико-механических свойств материалов необходимо учитывать при выборе методов их обработки и переработки.

4.3. Влияние физико-химической активации

на прочность твердого тела

Исследованиями акад. П.А. Ребиндера и его школы установлено, что прочность твердого тела может меняться в результате физико-химического воздействия внешней среды.

Наличие микротрещин позволяет окружающей среде проникать в поверхностный слой материала. Если окружающая среда - жидкость, то она образует в трещинах тончайшие пленки, обладающие значительным избытком свободной энергии, возрастающим с уменьшением толщины пленки. Чтобы уменьшить свободную энергию, пленка жидкости стремится "утолститься" в микротрещине, т. е. оказывает расклинивающее давление на стенки трещины. Это давление максимально в самом конце трещины, до которого может проникнуть жидкость. Очевидно, что для усиления расклинивающего действия необходима значительная выдержка для достаточно полного всасывания жидкости в узкие микротрещины и микрощели, где ее действие особо эффективно.

Процесс разрушения и деформации твердого тела значительно облегчается, если ввести во внешнюю среду ПАВ. Поверхностно-активными называются вещества, молекулы которых адсорбируются поверхностью данного твердого тела и снижают его поверхностную энергию.

Процессы деформации и разрушения всегда сводятся к возникновению и развитию новых поверхностей на границе с окружающей средой. Для различных минералов, горных пород, строительных материалов (силикатов) подобными поверхностно- активными средами являются растворы и расплавы солей, для кристаллов углеводородов и полимеров - определенные органические жидкости. При этом материалы становятся пластичными или, наоборот, хрупкими.

Контрольные вопросы

1.   Что понимают под теоретической и истинной прочностью материала?

2.   Дайте пояснение понятию "удельная поверхностная энергия".

3.   Дефекты структуры и их влияние на прочность и твердость материалов.

4.   В чем заключается идея Гриффитса? Дайте толкование его теории.

5.   Перечислите недостатки теоремы Гриффитса.

6.   Что такое физико-химическая активация, каков механизм ее действия?

5. ПРОЦЕССЫ ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5.1. Назначение и методы измельчения

Измельчением называется процесс разрушения кусков твердого тела под действием внешних сил с целью уменьшения их размера до величины, необходимой для промышленного использования продукта измельчения.

В зависимости от начальной и конечной крупности кусков различают два основных вида процесса измельчения: дробление (продукт размером более 5 мм) и помол (продукт размером менее 5 мм).

В зависимости от крупности исходных сырьевых материалов и требований к конечному продукту, измельчение может осуществляться в одном аппарате (в один прием) или в аппаратах, установленных последовательно (в два и более приемов).

При измельчении поверхность твердых частиц резко возрастает, что оказывает большое влияние на интенсивность последующих физико-химических процессов. Дробление горных пород дает щебень, зерна которого благодаря шероховатости поверхности лучше сцепляются с цементным камнем в бетоне. Тонкое измельчение песка позволяет повысить прочность силикатных изделий. Использование твердых измельченных материалов ускоряет их химическое воздействие в твердой фазе, которое протекает тем быстрее, чем больше общая поверхность частиц.

Рис.5.1. Виды нагрузок, используемые при измельчении

Процесс измельчения весьма энергоемок, поэтому при его организации следует хорошо знать закономерности измельчения и факторы, оказывающие на него решающее влияние.

В машинах для измельчения материалов в зависимости от их назначения и принципа действия используются следующие виды нагрузок:

а) раздавливание - кусок материала зажимается между двумя поверхностями   и   раздавливается   при   сравнительно   медленном   нарастании давления;

б) удар - процесс, при котором материал измельчается путем:

- удара по куску материала, лежащему на какой-либо поверхности;

- удара быстродвижущейся детали (била) по куску материала;

- удара куска материала, движущегося с относительно большой скоростью, о неподвижную плиту;

- удара кусков материала друг о друга;

в) раскалывание - кусок материала измельчается в результате раскалывающего действия клиновидных тел;

г) излом;

д)  истирание - материал измельчается путем трения между движущимися поверхностями или мелющими телами различной формы, а также при трении кусков (частиц) материала друг о друга.

За последние годы были предложены новые способы измельчения: электрогидравлический, ультразвуковой, гравитационный, способ применения быстросменяющихся высоких и низких температур, лазерное измельчение. Все перечисленные способы находятся в стадии начального развития и пока не имеют успешного промышленного применения.

5.2. Исходное сырье и его основные свойства

Основными свойствами, характеризующими качество материалов, применяемых в ПСМ, являются прочность, разрыхленность, модуль упругости и др. Эти свойства имеют большое значение при определении затрат энергии на измельчение материала.

Прочность - свойство горных пород и материалов сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, возникающих при приложении нагрузки.

Прочность горных пород характеризуется разрушающим напряжением при сжатии. Материалы по прочности при сжатии делятся на следующие категории:

- мягкие породы - σсж<80МПа;

- породы средней прочности - σсж=80...150МПа;

- прочные породы - σсж=150...250МПа;

- особо прочные породы - σсж=250...450МПа.

Материалы, обладающие большой прочностью, целесообразно измельчать раздавливанием или ударом, а вязкие - в сочетании излома с истиранием.

Твердость материала характеризует способность горных пород сопротивляться истиранию. Чем выше эта способность, тем более прочен материал.

Хрупкость - способность тел разрушаться при механическом воздействии, без заметной пластической деформации.

Противоположностью хрупкости является пластичность - способность тел перед разрушением претерпевать значительные пластические деформации.

Разрыхляемость   грунтов - свойство горных пород увеличиваться в объеме при их добыче или дроблении.

Показателем разрыхляемости является коэффициент разрыхления - отношение объема породы в плотном теле к разрыхленному ее объему

kp=Vп.тVp,                                                   (5.1)

где Vp - объем разрыхленной породы, м3;

Vп.т - объем породы в твердом теле, м3.

Коэффициент разрыхления скальных пород в зависимости от прочности принимается равным 0,25...0,70.

Абразивность - способность перерабатываемого материала изнашивать рабочие органы машин.

Абразивность горных пород особенно важно знать при определении рациональной области использования оборудования, применяемого для переработки пород. По методике, разработанной ВНИИСтроймашем, абразивность выражают в граммах износа эталонных бил, отнесенных к одной тонне дробленного материала.

По показателю абразивности И, г/т, материалы делятся на:

- неабразивные И 1;

-  малоабразивные И = 1...8 (известняк, каменный уголь, мелкозернистый песчаник);

- средней абразивности И = 8...65;

-  высокой абразивности И = 65...500 (гранит, базальт, кварцит, прочный песчаник, известняк высокой прочности);

- очень высокой абразивности И > 500.

5.3. Характеристики качества измельчения

Основными технико-экономическими показателями работы дробильно-помольных машин являются степень измельчения и удельный расход энергии на измельчение единицы объема готовой продукции.

Степень измельчения определяется как отношение размеров кусков (зерен) исходного продукта к размеру кусков (зерен) конечного продукта.

i=Dср.вdср.в,                                                  (5.2)

где     i- степень измельчения;

Dср.в - средневзвешенный размер кусков исходного продукта, м;

dср.в - средневзвешенный размер кусков конечного продукта, м.

Средневзвешенный размер куска определяется следующим образом. Смесь материала конечного (или исходного) продукта с помощью сит или решет разделяют на несколько фракций. В каждой из фракций определяется средний размер куска как полусумма размеров максимального и минимального кусков:

dср=dmax+dmin2 ,                                                      (5.3)

где  - средний размер максимального куска, м;

- средний размер минимального куска, м. Средний размер отдельного куска определяется по одной из формул:

dср=a+l+h3  или dср=3a⋅l⋅h ,                    (5.4)

где      a, l, h - геометрические размеры куска, м.

Затем определяется средневзвешенный размер куска в конечном или исходном продукте:

dср=с1dcр1+с2dcр2+с3dcр3+...+сndcр.пс1+с2+с3+...+сп,                 (5.5)

где dcр1, dcр2, dcр3,…,  - средние размеры кусков каждой фракции;

с1 , с2  , с3 , …, сn  -процентное содержание каждой фракции в продукте.

5.4. Основные законы измельчения

Для измельчения тела до требуемого размера необходимо затратить определенное количество энергии, зависящее от его размера, прочности, формы, влажности, условий измельчения и других параметров. Существует несколько теорий оценки расхода энергии на измельчение материалов.

В 1867 г. проф. П. Риттингер впервые выдвинул гипотезу о том, что работа, затраченная на измельчение материала, прямо пропорциональна вновь образованной поверхности:

A=k⋅ΔF,                                                        (5.6)

где      k - коэффициент пропорциональности, Н·м/м2;

ΔF - величина вновь образованной поверхности, м2.

При дроблении кубического куска размером D с определенной степенью дробления i вновь образованная поверхность будет

ΔF=6Di2D3Di3−6D2=6D2(i−1),                    (5.7)

где Di размер кубического куска дробленного продукта;

D3Di3-   число кубических кусков, образовавшихся при дроблении из   исходного куска.

Работа дробления одного куска вычисляется по формуле (5.6)

A=kΔF=6k(i−1)D2=kRD2.                              (5.8)

Гипотеза Риттингера применима только при мелком дроблении и помоле материалов ввиду небольшой погрешности в оценке расхода энергии на измельчение. Практическое значение гипотезы невелико, так как трудно определить коэффициент пропорциональности.

В 1874-1875 гг. Ф. Кик и проф. В. П. Кирпичев предложили гипотезу, заключающуюся в том, что энергия, необходимая для одинакового изменения формы геометрически подобных и однородных тел, пропорциональна объемам или массам этих тел:

A=kΔV,                                                            (5.9)

где k - коэффициент пропорциональности, Н·м/м3;

ΔV- приращение объема, м3.

Принимая во внимание закон подобия, известный в сопротивлении материалов, в соответствии с которым подобным деформациям геометрически подобных и физически одинаковых тел соответствуют работы пропорциональные объемам тел, можно записать

A=kkD3,                                              (5.10)

где D - размер исходного кубического куска, м.

Из теории упругости (закон Гука) работа деформации

A=σ2V2E,                                                (5.11)

где σ- напряжение;

V - объем тела, подвергающегося деформации;

E - модуль упругости.

Если предположить, что до разрушения материала k = σ/, то работа деформации будет соответствовать работе разрушения. Эта гипотеза получила название Кирпичева- Кика.

Анализ двух рассмотренных гипотез позволяет отметить следующее:

-  гипотеза объемов учитывает затраты энергии на упругую и затем пластическую деформацию тела и совершенно не учитывает расходы энергии, необходимые для образования новых поверхностей, на преодоление сил внешнего и внутреннего трения;

- гипотеза Риттингера, наоборот, не учитывает затраты энергии на деформацию тела и учитывает только затраты энергии, необходимые для образования новых поверхностей и связанных с этим физических явлений (электрических, тепловых).

При дроблении степень измельчения материала небольшая:i = 3 -10 (крупное и среднее дробление). Образование новых поверхностей идет медленно, оно пропорционально степени измельчения. Таким образом, в этом случае будет применена гипотеза Кирпичева- Кика.

При тонком измельчении ( i = 100 - 200) поверхность материала возрастает в сотни раз, а измельчение происходит многократным приложением нагрузки. В этом случае, как уже отмечалось, более приемлема гипотеза поверхности Риттингера.

В 1940 г. акад. П. А. Ребиндер объединил предложения Риттингера и Кирпичева- Кика, обоснованно полагая, что разрушение наступает после деформации куска и полная работа дробления равна сумме работы деформации и работы образования новых поверхностей:

A=k1ΔV+k2ΔF,                              (5.12)

где     k1, k2 - коэффициенты пропорциональности.

Первый член этого уравнения выражает энергию деформации, а второй представляет собой энергию, расходуемую на образование новых поверхностей.

Уравнение (5.12) является выражением закона сохранения энергии, согласно которому процесс дробления характеризуется переходом одного из видов энергии твердого тела в другой. Это уравнение хорошо подтверждается опытом, но весьма затруднено определение его составляющих.

В 1950 г. Ф. Бонд, также полагая, что полная работа должна включать работу деформации и образования новых поверхностей, предложил считать работу одного куска пропорциональной среднему геометрическому из объема и поверхности куска:

,                   (5.13)

где   - коэффициент пропорциональности по Бонду.

Таким образом, работа дробления одного куска материала при определенной степени дробления выражается:

- по Кирпичеву - Кику  A=kkD3;

- по Риттингеру           A=kpD2;                                           (5.14)

- по Бонду                   .

Эти формулы различаются коэффициентами пропорциональности и показателями степени при диаметре дробимого куска. Обобщенно работу дробления одного куска с определенной степенью дробления можно представить в следующем виде:

А=kрDm ,                                  (5.15)

где т может меняться от 2 до 3.

Гипотеза Бонда также может быть выражена через значения размеров исходного и конечного продуктов:

A=kб1dср−1DсрG,                          (5.16)

где     kб - коэффициент пропорциональности;

Dср, dср - средний размер материала до и после измельчения;

G  - количество материала.

А.К. Рундквист, преобразовав формулу Бонда, получил общее выражение

A=kpin−1Dcpn−1G,                                                 (5.17)

гдеkp- коэффициент пропорциональности;

i- степень измельчения;

- показатель степени.

Принимая в выражении показатель степени  = 2, = 1,5 и  = 1, можно соответственно получить выражения для законов Риттингера, Бонда и Кирпичева –

Кика : при = 2 получим выражение для закона Риттингера

A=kpi−1DcpG,                                                  (5.18)

т.е. при дроблении материала определенной крупности работа дробления прямо пропорциональна степени дробления без единицы; при дроблении материала с одинаковой степенью дробления работа дробления обратно пропорциональна крупности исходного продукта.

Ввиду трудности математического описания процесса измельчения продолжаются работы по совершенствованию имеющихся теорий и разработке формул. Однако эти разработки не нашли еще широкого применения на практике.

Использование названных теорий в практике сводится не к расчету абсолютных затрат энергии на измельчение, что практически недостижимо, а к возможности переноса одних уже известных условий измельчения на другие. Чаще всего, если нужно определить потребляемую мельницей (или дробилкой) мощность, исходя из опытных данных какой-либо мельницы по измельчению того же материала.

Пусть известно:

- мощность приводного двигателя проектируемой мельницы, кВт;

- мощность приводного двигателя работающей мельницы, кВт;

- средняя крупность кусков исходной руды для первой мельницы;

- то же для второй мельницы, мм;

- средняя крупность кусков дробленого продукта первой мельницы, мм;

- то же для второй мельницы, мм;

Q1- производительность проектируемой мельницы, т/ч;

Q2 — известная производительность второй мельницы, т/ч.

На основании допущения о применимости гипотезы Риттингера и равенства КПД обеих мельниц можно определить мощность (по известной или заданной производительности)

N1=N2Q1Q2⋅D2d2D1d1⋅D−d1D2−d2                                 (5.19)

или производительность (по известной или заданной мощности приводного двигателя):

Q1=Q2N1N2⋅D1d1D2d2⋅D2−d2D1−d1.            (5.20)

5.5. Виды измельчения. Классификация

измельчителей

Теория измельчения включает круг вопросов и проблем, связанных с исследованием путей и возможностей совершенствования существующих и создания новых методов измельчения и соответствующих измельчителей. Цель этих исследований - снижение стоимости измельчения, уменьшение удельных затрат энергии, износа и металлоемкости измельчителей, увеличение их долговечности и удобства эксплуатации.

Учитывая, что стоимость основной массы сырья для производства строительных материалов сравнительно высокая, технико-экономический фактор играет особую роль в теории измельчителей.

Главной из перечисленных задач является необходимость получения измельченного сырья, удовлетворяющего требованиям, предъявленным технологией. Основные из них:

-      получение продукта заданного зернового состава;

-      требуемая удельная поверхность;

-      оптимальная конфигурация зерен;

-      необходимая прочность.

Классификация машин и механизмов, в том числе и измельчителей, должна точно определять область их применения. Чем больше факторов учитывается классификацией, тем выше точность в определении места машины в ряду других машин и тем совершеннее принятая классификация. В настоящее время единой классификации измельчителей нет. Существует целый ряд классификаций, учитывающих какой-либо один признак. Например, наиболее   распространенной   является   классификация измельчителей, в основу которой положена дисперсность измельченного материала.

Как уже говорилось ранее, в производстве строительных материалов измельчение разделяют на дробление и помол. В зависимости от размеров продуктов измельчения, различают виды измельчения, представленные в табл. 5.1.

Таблица 5.1

Виды измельчения

| Вид измельчения | Размер кусков, мм |  | Степень измельчения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до измельчения | после измельчения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дробление |  |  |  |
| Крупное | 1500…300 | 300...1000 | 2…6 |
| Среднее | 300…100 | 50…10 | 5…10 |
| Мелкое | 50…10 | 10…3 | 10…50 |
| Помол |  |  |  |
| Грубый | 10…3 | 3…0,1 | 5…100 |
| Тонкий | 3…0,1 | 0,1…0,05 | 100 |
| Сверхтонкий | - | 0,05…0,001 | >100 |

При выборе метода измельчения необходимо учитывать свойства материала, например его склонность к комкованию, влажность и др.

Дробление и особенно помол - весьма энергоемкие операции, на которые расходуется около половины энергии, потребляемой, например, обогатительной фабрикой. Поэтому стремятся в возможно большей степени сократить объем материала, направляемого в эти операции, руководствуясь принципом - не дробить ничего лишнего.

В материалах, подлежащих дроблению или помолу, всегда имеются куски (зерна) мельче того размера, до которого идет измельчение в данной стадии. Такие куски целесообразно выделить из исходного материала перед измельчительными машинами.

Дробилки и мельницы могут работать в открытом и в замкнутом циклах.

При открытом цикле материал проходит через измельчитель один раз и в дробленом продукте всегда присутствует некоторое количество кусков избыточного размера, т.е. имеющие размер больше ширины разгрузочной щели.

При замкнутом цикле материал неоднократно проходит через измельчитель. Дробленый продукт поступает на классификатор, выделяющий из него куски избыточного размера, которые возвращаются на доизмельчение в тот же аппарат.

Рис. 5.2. Циклы измельчения: а - открытый; б – замкнутый

Открытый цикл применяют при крупном и среднем дроблении, когда требования к максимальному размеру зерен нормируются не строго. Измельчение по замкнутому циклу применяют при более высоких требованиях к зерновому составу. Оно эффективно при тонком помоле, когда отбирают зерна, не требующие дальнейшего измельчения. Измельчение по замкнутому циклу позволяет значительно увеличить качественные показатели установки.

Машины для измельчения (дробления и помола) делят на дробилки и мельницы. Классификация машин для измельчения по конструктивным особенностям приведена на схеме (рис. 5.3).

Эффективность работы измельчителей оценивается расходом энергии на единицу измельчаемого материала по формуле

Э=EG,                                                (5.21)

где E - энергия, затрачиваемая на дробление (помол);

G - количество измельчаемого материала.

Так, при дроблении гранита удельный расход энергии 4,6- 8,5 кВт ч/т.

Рис. 5.3. Классификация дробильно-помольного оборудования

5.6. Особенности порошков тонкого помола

Производство минеральных вяжущих, гидравлических добавок, наполнителей, пигментов, материалов, получаемых спеканием, и других связано с тонким измельчением. В зависимости от содержания зерен различной крупности различают моно- и полидисперсные порошки. Для характеристики порошков по крупности определяют их гранулометрический состав, используя для этого различные методы, объединяемые общим названием дисперсного анализа. Для строительных материалов наиболее широко применяют ситовый анализ, который позволяет судить о массовой доле каждой фракции во всем материале и дает обстоятельное представление о его гранулометрическом составе (возможно еще седиментацией - осаждением частиц в жидкости).

При тонком измельчении, наряду с уменьшением размера зерен, происходит значительное увеличение их суммарной поверхности. Площадь поверхности рыхлого материала, состоящего из отдельных кусков, зависит от их крупности. Найдем связь между поверхностью рыхлого материала и средней крупностью его кусков. Заменим действительный рыхлый материал идеальным, в котором все куски имеют одинаковый средний размер и одинаковую правильную, например кубическую форму. Тогда масса одного куска

m=ρdcp3  ,                                                 (5.22)

где      ρ - плотность материала;

dcp   - средний диаметр кусков.

Число кусков в массе G материала

n=Gρdcp3 .                                                 (5.23)

Поверхность одного куска

f=6dcp2 .                                                    (5.24)

Поверхность массы G рыхлого материала

S=f⋅n=6dcp2Gρdcp3=6Gρdcp  .                                  (5.25)

Удельная поверхность рыхлого материала

Sуд=SG=6ρdcp .                                        (5.26)

Удельная поверхность рыхлого материала обратно пропорциональна размеру кусков и может служить мерой крупности материала.

От величины удельной поверхности порошка зависит поверхность контакта между зернами, которая играет решающую роль в процессах структурообразования материалов с участием зернистых порошкообразных составляющих. Тонкое измельчение цементов, различных добавок и порошков ведет к увеличению их удельной поверхности, поверхности контактов, что способствует повышению физико-химической активности частиц.

Реакция гидролиза и гидратации зерен цементов со средним размером частиц 35- 60 мкм проникает на глубину 15—25 мкм, поэтому внутренняя часть зерна в обычных условиях остается непрореагировавшей и не участвует в образовании цементного клея. Повышение тонкости помола цемента позволяет более полно и экономично использовать его вяжущие свойства.

От дисперсности частиц зависит их физико-химическая активность к среде, растворимость, диссоциация и ряд других свойств. При этом максимальная активность наблюдается для свежеобразованных порошков и с течением времени снижается.

Явления, происходящие на поверхностях вновь полученных мелких частиц, очень сложны и мало изучены. Современные ученые считают, что повышение физико-химической активности порошков тонкого помола связано с изменением кристаллической структуры в поверхностном слое.

Изучение механизма разрушения кристаллических тел при измельчении показывает, что при достижении предельных нагрузок материал подвергается как упругим, так и пластическим деформациям. Именно пластическое деформирование при измельчении приводит к изменению структуры поверхностных слоев. Выход микродефектов на поверхность кристаллов и существенное увеличение их количества способствует изменению структуры материала в поверхностном слое: она переходит в аморфную. Толщина необратимого аморфизированного слоя составляет для кварца и большинства других материалов при сухом измельчении 15-20 мкм, при мокром - 5-2 мкм.

Особый интерес представляют эти явления в твердении минеральных вяжущих веществ. Активность вяжущих возрастает быстрее, чем их дисперсность, что объясняется повышением химической активности порошка за счет более глубокого нарушения структуры его поверхности.

5.7. Кинетика измельчения при помоле материалов

Законы измельчения твердых тел, как уже отмечалось ранее, не согласуются с результатами экспериментальных исследований и используются лишь для сравнительной оценки процессов. Значительные расхождения имеют место при тонком и сверхтонком измельчении. Получению кинетической зависимости, удовлетворительно описывающей процесс тонкого и сверхтонкого измельчения, посвящены многие исследования.

С.Е. Андреев и В.В. Товаров предложили оценивать кинетику измельчения в шаровой мельнице периодического действия по убыванию зерен крупного класса:

Rτ=Roe−kτ                                               (5.27)

или после его логарифмирования

kτ=lnR0Rτ,                                          (5.28)

где Rτ- содержание крупной фракции помола в течение времени τ,%;

Ro   - содержание крупной фракции в исходном материале, %;

k -    параметр,     характеризующий     относительную     скорость

измельчения.

Отношение RoRτхарактеризует степень измельчения материала.

Для приведения уравнения в соответствии с результатами измельчения в     промышленных    мельницах    его дополняют  полуэмпирическим коэффициентом

Rτ=R0e−kτm .                                             (5.29)

Коэффициент m взаимосвязан с k и характеризует изменения относительной скорости измельчения; при увеличении m величина k уменьшается. Если относительная скорость измельчения не изменяется, то m = 1, при увеличении относительной скорости измельчения m >1, при уменьшении - m < 1.

Связь между величиной энергии, затраченной на измельчение, и удельной поверхностью измельченного материала можно выразить эмпирическим соотношением Чарльза:

,                                         (5.30)

где ε - энергия, сообщаемая единице объема измельчаемого тела;

x- средний размер зерен;

Sуд- удельная поверхность;

, ,  - эмпирические постоянные.

Интегрируя уравнение при  = 1, получают выражение

ε=с'lnSудSo,                                             (5.31)

где        — удельная поверхность твердого тела до измельчения.

Уравнение (5.31) представляет собой закон Кирпичева- Кика.

Интегрирование уравнения (5.30) при  = 2 дает выражение закона Риттингера, при = 1,5 - закон Бонда.

Приведенное уравнение (5.30) не выполняется при тонком и сверхтонком помоле, так как не учитывается ряд факторов, влияющих на процесс и расход энергии (например, содержание влаги, пластическая деформация верхнего слоя частиц, затраты энергии на работу трения и т.д.).

Для практических целей кинетику измельчения удобно характеризовать коэффициентом размолоспособности материала, который представляет собой отношение удельной производительности мельницы по исследуемому материалу qм к удельной производительности по материалу, принятому за эталон

M=qмqэ.                                                       (5.32)

Удельную производительность мельницы рассчитывают по формуле

q=Gντ ,                                                          (5.33)

где  - масса измельченного материала, кг;

ν- объем мельницы, м3;

τ- продолжительность помола, ч.

Таблица 5.2

Коэффициент размолоспособности некоторых материалов

| Материал | Коэффициент |
| --- | --- |
| Клинкер средней размолоспособности Песок кварцевый Известняк Глина сухая Тальк Уголь каменный Известь | 1 0,6-0,7 1 1,5-2,0 1,04-2,02 0,7-1,34 1,64 |

5.8. Влияние среды на процессы измельчения

Советские ученые П. А. Ребиндер, А. В. Киселев, Г.С. Ходаков и другие установили ряд закономерностей влияния среды на процессы измельчения.

При помоле наблюдается не только разрушение частиц внешней силой, но и их агрегация как самопроизвольная, так и за счет сжимающих усилий. Оба этих процесса зависят от природы внешней среды и условий взаимодействия с частицами. Особенно велико влияние среды при тонком помоле.

Исследованиями акад. Ребиндера и его последователей установлено, что прочность твердого тела может меняться в результате физико-химического воздействия внешней среды.

Процесс деформации и разрушения твердого тела значительно меняется, если ввести во внешнюю среду малое количество ПАВ. ПАВ - это вещество, молекулы которого способны легко адсорбироваться на внешней поверхности твердого тела и снижать поверхностную энергию. Процессы деформации и разрушения всегда сводятся к возникновению новых поверхностей на границе с окружающей средой. При деформации тела в его поверхностном слое развиваются клиновидные микротрещины, способные смыкаться после снятия нагрузки. Адсорбционные слои ПАВ, мигрируя по их поверхности, достигают их устья и препятствуют смыканию.

Можно выделить три вида влияния внешней среды: пластифицирование, увеличение хрупкости, придание твердым телам способности к самопроизвольному диспергированию. Определяющим фактором принадлежности к одному из трех случаев является снижение поверхностной энергии твердого тела. При незначительном ее снижении наблюдается пластифицирование, а при сильном уменьшении поверхностной энергии - самопроизвольное диспергирование. Например, у некоторых гидрофильных осадочных пород (глина) под действием воды наблюдается полная потеря прочности. Это объясняется тем, что глина обладает сильным молекулярным сродством к воде, и она для нее является ПАВ, резко снижающим ее прочность.

Важную роль при взаимодействии ПАВ с поверхностью твердого тела играют дефекты его строения. Поскольку дефекты обладают избыточной энергией, на них происходит интенсивное взаимодействие молекул жидкости и твердого тела. Величина адсорбционного эффекта также зависит от условий механического воздействия на твердые тела. Наиболее благоприятным фактором следует считать периодичность силовых воздействий.

В последние годы механизм действия среды (ПАВ) получил новое развитие, согласно которому адсорбционные эффекты носят кинематический характер. Снижение прочности материала объясняется облегчением выхода дислокаций на поверхность в результате снижения ее поверхностной энергии. Особенно эффективно применение активных сред при наличии дефектов в поверхностном слое частиц. Адсорбция и обусловленное ею снижение поверхностной энергии приводит к увеличению размеров трещин и снижению уровня напряжений, при котором микротрещины развиваются в трещины разрушения.

Оптимальное количество ПАВ зависит от его вида и природы измельчаемого материала. Однако опыт показывает, что диспергирование в активных средах выше в 5-7 раз по сравнению с помолом в воздушной среде при одинаковых затратах энергии.

При сухом тонком измельчении сухих или с небольшим содержанием влаги материалов наблюдается слипание тонких зерен в укрупненные агрегаты. Эти агрегаты частиц настолько плотны, что измерение их поверхности газоадсобционным методом показывает непроницаемость агрегатов для газа, т.е. газ не проникает в межчастичные зазоры.

Содержание жидкости в порошке препятствует тесному сближению частиц. При низкой влажности происходит агрегатирование. Тонкие пленки жидкости в 5-10 молекулярных слоев не мешают сближению частиц. При толщине пленок 0,02-0,03 мкм агрегаты распадаются.

В практике сухого измельчения в барабанных мельницах наблюдается налипание порошка на поверхности мелющих тел. При этом снижается эффективность измельчения. Это явление отличается от агрегатирования. Слоевое налипание объясняется образованием каппилярно-коагуляционных структур, в которых частицы связаны прослойками жидкости. При измельчении абсолютно сухих порошков и при мокром измельчении налипания материала на мелющие тела не наблюдается.

Преимущества мокрого измельчения по сравнению с сухим следующие:

- меньше потребляемая энергия в расчете на 1 тонну материала;

- индекс работы по Бонду - 0,75 индекса при сухом измельчении;

- производительность мельницы выше приблизительно на 15%;

- возможность применять более высокие частоты вращения барабана - 75-80% критической частоты, тогда как при сухом измельчении рекомендуются частоты 65-70%;

-  отсутствие пылеобразования и соответственно аспирационных систем вентиляции и очистки воздуха;

-  облегчение транспортирования и распределения материала (можно использовать гидротранспорт);

-  возможность использовать мокрое грохочение и гидроциклоны для контроля   крупности   продуктов  (эти  операции  более  эффективны   по сравнению с мелким сухим грохочением и воздушной классификацией).

Недостатки:

- изнашивание мелющих тел и футеровки больше;

- сухой процесс удобнее для работы в одну или две смены;

-  при необходимости сушки измельченного материала сухое измельчение имеет экономические преимущества в расходах на сушку, так как сушка сырого исходного материала дешевле, чем мокрого тонкого продукта.

Поэтому сухое измельчение оказывается целесообразным там, где следующий за измельчением технологический процесс сухой.

Контрольные вопросы

1.   Дайте определение измельчению.

2.   Перечислите виды нагрузок, используемых в процессах измельчения.

3.   Что понимают под степенью измельчения?

4.   Перечислите основные законы измельчения.

5.   Закон измельчения Риттингера.

6.   Закон измельчения Кирпичева—Кика.

6. КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Сырье, применяемое для изготовления различных строительных материалов, в большинстве случаев неоднородно и состоит из различных по величине кусков, зерен или пылевидных частиц. При обработке материалов возникает необходимость разделения смеси на отдельные фракции, в каждой из которых размеры кусков (зерен, частиц) не выходили бы за определенные пределы. Разделение сыпучих материалов по размеру кусков или зерен называется классификацией.

Классификация может иметь самостоятельное значение, если требуется приготовить продукты определенного сорта, или вспомогательное, когда отделенный материал предназначается для последующих технологических операций.

Грохочение, сепарация и классификация материалов могут осуществляться механическим, воздушным, гидравлическим и магнитным способами.

Механическая сортировка (грохочение) - наиболее универсальный способ классификации, применяемый для разделения материалов крупностью от 250 до 1 мм, осуществляется при помощи машин, снабженных ситами, решетами, колосниками. Через отверстия рабочей поверхности грохота проходят куски меньше определенного размера, а остальные задерживаются на поверхности и удаляются с нее. Применяют грохочение для получения двух или нескольких сортов зерен, различающихся по крупности. Если количество сит п, то сортов получается п + 1.

Различают три основные схемы грохочения:

1)    от мелкого к крупному;

2)    от крупного к мелкому;

3)    комбинированная схема грохочения.

6.1. Схема от мелкого к крупному

Многократное грохочение проводится через расположенные в одной плоскости сита, размеры отверстий которых увеличиваются от каждого предыдущего сита к последующему (рис. 6.1).

Достоинства:

1)    удобство наблюдения за ситами, а также ремонта и смены сит;

2)    малые габариты грохота;

3)    удобство распределения отдельных сортов продукта.

Недостатки:

1)       недостаточная четкость разделения материала на классы, так как отверстия мелких сит перекрываются крупными кусками;

2)       перегрузка и повышенный износ мелких сит.

Рис 6.1. Схема грохочения от мелкого к крупному

6.2. Схема от крупного к мелкому

Многократное грохочение проводится через расположенные друг над другом       сита,       размеры отверстий      которых

уменьшаются    от    верхнего сита к нижнему.

Достоинства:

1)    лучшее        качество грохочения вследствие отсева в первую         очередь наиболее      крупных кусков;

2)    меньший  износ  сит по той же причине.

Недостатки:

1) сложность ремонта и смены сит; Рис.6.2. Схема грохочение от крупного к мелкому

2)    большая высота грохотов;

3)    неудобный отвод готового продукта.

Недостатки первых двух способов грохочения

удается в известной мере преодолеть при грохочении комбинированным способом.

6.3. Схема комбинированного грохочения

Смесь подается сначала на решето с отверстиями среднего диаметра. Отделение кусков определенной крупности на грохоте происходит при движении материала

относительно рабочей поверхности грохота. В результате грохочения получают два продукта: частицы материала, прошедшие через отверстия в сите - нижний класс (подрешетный продукт), обозначается знаком «(-)»; частицы, не прошедшие через отверстия в сите - продукт верхнего класса Рис.6.1 Схема комбинирования грохочения

(надрешетный продукт), обозначается знаком «(+)».

Идеальной классификацию можно считать тогда, когда все частицы, размер которых несколько меньше размеров отверстий на сите, просеиваются через него. Однако часть кусков нижнего класса (-) всегда задерживается на сите и уходит вместе с продуктами верхнего класса.

Показателем эффективности грохочения служит отношение количества продукта нижнего класса, полученного при грохочении, к фактическому количеству частиц в исходном продукте, размер которых меньше размера отверстий в сите.

Коэффициент качества грохочения  грохота равен

η=БА⋅100% ,                                              (6.1)

где  А  - фактическое количество частиц нижнего класса в исходном продукте;

Б - количество частиц нижнего класса, прошедших через сито. Исходными данными для выбора требуемого размера отверстий сит являются граница разделения фракций (размер граничного зерна dгр), зерновой состав исходного материала, вид материала и тип грохота.

Эффективность грохочения [2]:

E=ek1k2k3,                                      (6.2)

где   e - эталонное значение эффективности грохочения;

k1 - коэффициент, учитывающий угол наклона грохота;

k2 - коэффициент,    учитывающий процентное содержание зерен

нижнего класса в исходном материале;

k3  - коэффициент, учитывающий процентное содержание в нижнем

классе зерен, меньших половины размера отверстия сита.

Угол наклона в наклонных грохотах с круговыми колебаниями α=12...24°

для щебня; α=12…15°⇒k1=1,05…1,03;

для гравия; α=18…24°⇒k1=1,0…0,88;

k2 =0,86…1,03;

k3 =0,9…1,04.

Ha качество (эффективность) грохочения существенно влияет влажность материала. С повышением влажности эффективность грохочения снижается.

Также на качество грохочения влияют толщина слоя материала на сите и амплитуда колебаний. Чрезмерная и недостаточная толщина слоя снижают качество грохочения. Амплитуда колебаний должна подбираться с таким расчетом, чтобы при встряхивании происходило интенсивное разделение материала. С увеличением крупности материала амплитуда должна возрастать. По технологическому признаку процессы грохочения можно разделить на 3 основных вида: предварительное, промежуточное и товарное грохочение.

Предварительное грохочение - с целью выделения из исходной массы относительно мелких кусков, не требующих дальнейшего измельчения в первичных дробилках.

Промежуточное грохочение - с целью распределения кусковых материалов по различным технологическим линиям.

Товарное грохочение - с целью разделения кусковых и сыпучих материалов на фракции.

Другими способами классификации, кроме грохочения, являются воздушная сепарация, гидравлическая классификация и магнитная сепарация.

6.4. Просеивающие поверхности

Основной частью грохота является его рабочая поверхность, выполняемая в виде проволочных сит или решет из стальных листов с штампованными отверстиями, или же решеток из параллельных стержней - колосников.

Проволочные сита представляют собой сетки с квадратными или прямоугольными отверстиями размером от 100 до 0,15 мм. При лабораторных работах применяют мелкие сита с отверстиями до 0,04 мм. Сита обозначаются номерами, соответствующими размеру стороны отверстия (ячейки) сетки в свету, выраженному в миллиметрах.

Листовые решета изготавливают из листов толщиной 3-12 мм, в которых штампуют круглые или продолговатые отверстия размером 5-50 мм; для уменьшения возможности забивания отверстий их делают слегка расширяющимися книзу.

Колосники представляют собой стержни трапециевидного сечения. Такая форма облегчает прохождение материала через расширяющиеся к низу зазоры между колосниками.

6.5. Грохоты

Классификация грохотов следующая:

а)    плоские неподвижные;

б)    плоские подвижные:

- качающиеся;

- вибрационные;

в)    вращающиеся:

- барабанные;

- призматические.

Рассмотрим движение частицы материала по горизонтальному ситу (рис. 6.4)

Рис.6.4. Схема движения частиц материала по ситу

При движении со скоростью V по ситу частицы шарообразной формы диаметром d:

X=Vt; y=gt22,                                                (6.3)

следовательно, t=2yg=dg;

X=D−d2;  y=d2; 2y=d (по рис.6.4)

подставляем X и t в формулу (6.3) и получаем формулу скорости движения частицы материала по ситу:

V=Xt;V=D−d2gd⋅                                     (6.4)

Опыт показывает, что при нормальной работе грохота в отверстия решета обязательно попадают частицы размером = 0,8.

6.5.1. Колосниковые грохоты

Возмущающая сила P, H, создаваемая дебалансами, равна

P=mω2R,                                                        (6.5)

где   - масса обоих дебалансов, кг;

ω- угловая скорость, рад/с;

-  расстояние   от  оси   вращения   до   центра  тяжести   неуравновешенной части дебаланса,.

Кинетический момент дебалансов, H⋅м

Mкин=Gвмe,                                                      (6.6)

где  -  сила  тяжести  вибрирующих  масс  (короб  с  вибровалом  и

материалом), H;

e - амплитуда колебаний,.

6.5.2. Плоские качающиеся грохоты

Условие подвижности частицы на поверхности сита: .

Рассмотрим движение куска, лежащего на горизонтальном сите.

Инерционное усилие Pu будет равно:

Pu=ma  ,                   (6.7)

где т - масса куска, кг; а - ускорение сита, м/с.2 Сила   трения   между куском материала и решетом

, (6.8) Рис.6.5. Схема к определению ускорения частицы

где   f - коэффициент трения покоя;

G - сила тяжести куска, Н.

Приравняем    силы,    действующие    в    горизонтальной    плоскости: , следовательно,ma=mgf⇒a=gf.

Если грохот наклонный, то ускорение а < ϕ, где ϕ- угол трения.

6.5.3. Вибрационные грохоты

Вибрационные грохоты разделяются на гирационные, инерционные и электромагнитные.

Производительность виброгрохотов

Q=mgFk1k2k3,                                           (6.9)

где т   -   коэффициент,   учитывающий   неравномерность   питания   и

зернового состава материала, форму зерен и тип грохота,

m = 0,65...0,8 (горизонтальные грохоты);

m = 0,5...0,6 (наклонные грохоты);

g - удельная производительность сита площадью 1 м2, м3/ч;

F - площадь сита, м2;

k1-  коэффициент,     учитывающий     угол     наклона     грохота;

k1= 0,45... 1,54;

k2 - коэффициент, учитывающий процентное содержание фракций

нижнего класса в исходном материале;

k2 = 0,58... 1,25;

k3 - коэффициент, учитывающий процентное содержание в нижнем

классе  зерен,  меньших  половины  размера отверстий сита;

k3 = 0,63... 1,37.

6.5.4. Барабанные грохоты

По конструкции барабаны делятся на цилиндрические, многогранные, конические. Цилиндрический барабанный грохот представляет собой открытый барабан цилиндрической формы, изготовленный из сетки или перфорированных листов. Барабан вращается на центральном валу, установленном на выносных подшипниках, либо на опорных роликах. Барабаны грохотов устанавливают с углом наклона 4-7°.

Расчет барабанных грохотов

Точка - кусок материала при неподвижном грохоте; точка - кусок материала в момент отрыва; α= 45°;ϕ - угол трения материала о поверхность решета.

Рис. 6.6. Схема барабанного грохота (векторы сил в поперечном сечении)

Сила трения

F=fN;F=fGcosα,                                 (6.10)

где G - сила тяжести куска, Н;

α- угол отрыва, град.

Центробежная сила

Pu=mω2R,                                               (6.11)

где   m — масса куска, кг;

ω- угловая скорость вращения, рад/с ;

- радиус барабана, м.

Сила трения, вызываемая центробежной силой инерции куска, будет равна

Fu=Puf=mω2Rf.                                      (6.12)

Вследствие суммирования сил Fu и F при вращении барабана кусок материала поднимется до точки .

Положение куска весом m определится из условия:

Gsinα=F+Fu=fGcosα+mω2Rf;                (6.13)

подставляя

tgϕ=f;G=mg;ω=2πn;α=45°;β=ϕ=35°,

получим число оборотов барабанного грохота, об/с

n=0,2R.                                                        (6.14)

Окружная скорость барабана V= 0,7... 1 м/с.

6.6. Характеристика крупности материалов

Крупность зернистого материала оценивается гранулометрическим составом, определяемым на основе ситового анализа. Проба материала массой т просеивается через набор сит (решет) с определением остатка на каждом из них −mi.

Введены следующие понятия:

частный остаток

qi=mim⋅100%                                          (6.15)

и полный остаток

qin=i=1nqi.                                   (6.16)

Таким образом, на первом ситеq1n=q1; на втором сите q2n=q1+q2;

на n -м сите

qnn=q1+q2+...+qn.                                 (6.17)

По полученным данным строятся: гистограмма; кривая распределения; кумулятивная кривая.

Пример составления характеристики конкретного ситового анализа представлен следующей табл.6.1.

Таблица 6.1

Ситовой анализ

| Диаметр отверстия сита D, мм | Остаток на сите |  |
| --- | --- | --- |
|  | частный | полный |
|  | qi,% | qi,% |
| 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 | 8 15 45 20 12 | 8 23 68 88 100 |

Графическая интерпретация данных табл.6.1 приведена на

рис 6.7.

Рис.6.7. Характеристика крупности материала:

1- гистограмма; 2- кривая распределения; 3- кумулятивная кривая

Годаном- Андреевым предложена аппроксимация кумулятивной кривой:

qin=1−didmaxk⋅100% .                                 (6.18)

Данное выражение показывает, что кривая является частным случаем распределения, когда  < 1 и в материале преобладают мелкие фракции.

6.7. Способы определения гранулометрического

состава

1.      Ситовой анализ  применяется для материалов с минимальным размером частиц 0,04 мм.

2.      Седиментационный анализ, т.е. разделение материала на фракции по   скорости   осаждения   частиц   в   жидкой   среде,   применяется   для материалов крупностью 5-50 мкм.

3.      Микроскопический   анализ   (измерение   размеров   частиц   под специальным   микроскопом,   позволяющим   провести   классификацию частиц размером в десятые доли микрометра).

6.8. Гидравлическая классификация и воздушная

сепарация

Процессы разделения зерен неодинаковой крупности на классы по различной скорости их осаждения в жидкой и воздушной средах подчиняются общим законам осаждения твердых тел [1].

Гидравлическая классификация осуществляется в горизонтальном или восходящем водном потоке. При этом скорость потока выбирают такой, чтобы из классификатора выносились частицы с размерами меньше определенной крупности, а в классификаторе оседали частицы больших размеров, обладающие большей скоростью осаждения (нижний продукт). Гидравлическая классификация производится под действием сил тяжести либо в поле центробежных сил.

При воздушной сепарации сопротивление воздуха движению частиц значительно меньше сопротивления воды, так как по сравнению с ней воздух обладает очень низкой вязкостью и малой плотностью. Поэтому частицы падают в воздухе во много раз быстрее, чем в воде. Обычно осаждение производится в горизонтальном или восходящем воздушном потоке.

Контрольные вопросы

1.      Что называется классификацией материалов?

2.      Назовите основные схемы грохочения.

3.      Когда классификацию можно считать идеальной?

4.      Что называется гранулометрическим составом?

5.      Назовите основные способы определения гранулометрического состава.

6.      Какие показатели влияют на качество грохочения?

7. ПРОЦЕССЫ ФОРМОВАНИЯ

Формование - комплексный процесс получения изделий или конструкций определенной геометрической формы, состоящий из стадии заполнения формообразующей полости исходной массой, ее уплотнения и отвердевания.

Формованием определяется не только геометрическая форма изделия, но и его прочностные свойства. Установлено, что предел прочности материала на сжатие является функцией плотности черепка. Для большинства   строительных   материалов   прослеживается   зависимость:

δсж=f(ρ) , в частности,

δсж=δоk3пл,                                    (7.1)

где δо  - предел прочности абсолютно плотного тела;

kпл   - коэффициент плотности, причем kпл=ρρo;

ρo- величина абсолютной плотности тела; в частности, для бетона уменьшение kпл  с 0,98 до 0,95 снижаетδсж  примерно на 20%.

Основными способами формования являются:

-  вибрирование;

-  центрифугирование;

-  прессование;

-  пластическое формование;

-  вытягивание;

-  прокат;

- литье.

7.1. Виброформование

Виброформование является основным способом при изготовлении бетонных и железобетонных изделий. Формовочная масса состоит из вяжущего (высокодисперсные частицы плюс вода) и заполнителя. Цель формования - компактная упаковка заполнителя. Режим формования должен обеспечить возможность перемещения частиц заполнителя в смеси.

Для  каждой  смеси  определенного  гранулометрического состава  и реологических свойств имеется свой оптимальный режим вибрирования, оцениваемый комплексом параметров из следующего ряда:

ω- частота колебаний,;

А - амплитуда, м;

V - скорость, м/с, V = Aω  ;

a - ускорение, м/с2,a=Aω2;

u- интенсивность, м2/с2, u=A2ω2.

Амплитуда   должна   быть   тем   выше,   чем   крупнее   заполнитель, величина же частоты   ω определяется вязкостью смеси.  Реально эти параметры выбираются в диапазоне:

ω= 150...600 с−1;

А = 0,04...0,4 мм.

Основными способами вибрирования являются наружное и штыковое (внутренними вибраторами). Наружное вибрирование осуществляется поверхностными вибраторами или на виброплощадках.

Рассмотрим схемы виброплощадок (рис. 7.1).

Рис. 7.1.Основные схемы виброплощадок: а - с круговыми гармоническими

колебаниями; б - с продольными линейными колебаниями; в - с поперечными

колебаниями; г - с ударно-вибрационными колебаниями

Случай а преимущества: простота применения на практике;

недостатки: возможна разноплотность изделия по длине, имеется опасность подсоса воздуха у стенок.

Случай б рекомендуется для длинномерных изделий.

Случай в преимущества: достигается хорошая равномерность уплотнения; недостаток: сложность конструкции.

Случай г преимущества: отличное уплотнение; недостатки: сложная конструкция и шум при работе.

Элементы расчета виброплошадок

В  основу  конструкции  виброплощадки заложен дебалансный вал, создающий при вращении центробежную силу

Fц.б.=mдω2R.                                                   (7.2)

Для    вибрирующих частей массой   mв.ч.сила инерции  по горизонтальной оси

Fx=mв.ч.ax=mв.ч.d2xdt2,

соответственно  Fy=mв.ч.d2ydt2⋅

.

Уравнение движения при гармонических колебаниях:

x=−Asin(ωt+δ);                                          (7.3)

ax=d2xdt2=Aω2sin(ωt+δ)  ;                               (7.4)

ay==Aω2cos(ωt+δ) ,                                      (7.5)

где δ- начальная фаза колебаний.

Рис. 1.2. Схема к расчету виброплощадки

При этом результирующее ускорение

a=ax2+ay2=Aω2 .                                (7.6)

Сила, действующая на вибрируемую массу

Fвибр=mв.чa=mв.чАω2.                                      (7.7)

Возбуждающая центробежная сила

Fцб=Fвибр+Fпр,                                   (7.8)

где Fпр - сила сжатия пружин, причем (с- жесткость пружин). Ввиду малости параметра A величина Fпр невелика, следовательно,Fцб≈Fвибр, или

mдω2R=mв.ч⋅R,                                      (7.9)

откуда расчетное значение амплитуды колебаний виброплощадки

A=mдmвч⋅R.                                              (7.10)

Круговая частота собственных колебаний системы

ωc=cmв.ч.⋅                                                        (7.11)

При этом

A=Fц.бmв.ч.(ωс2−ω2),                                 (7.12)

при ω= ωс;A→∞, наступает резонанс.

7.2. Процесс центробежного формования

Основной номенклатурой вырабатываемых изделий являются бетонные трубы, кольца и опоры электропередач.

Машинами для осуществления данного процесса служат центрифуги.

Преимущества: высокая скорость процесса, хорошее качество поверхности, заданная (программируемая) прочность изделий.

Недостатки: неоднородное водосодержание и распределение зерен по толщине.

Основной технологический параметр процесса - частота вращения  центрифуги n, которая должна быть выше критической: n > nкр.

При этом nкр=30R.

Вращение центрифуги осуществляется в две стадии. На первой стадии n=(1,4…1,5) nкр, для спокойного распределения массы по периметру и избежания расслоений.

Частота вращения центрифуги на 2-й стадии определяется заданной прочностью изделия. Считается, что ее величина зависит от напряжений сжатия на поверхности формуемой массы

δсж=Fц.бA,                                           (7.13)

где Fц.б - центробежная сила, действующая на формуемую массу;

A- площадь наружной поверхности изделия.

В соответствии с расчетной схемой

Fц.б.=mω2Rср;                                               (7.14)

A=2⋅π⋅R⋅L,                                            (7.15)

где - величина формуемой массы;

Rср - средний радиус изделия;

ω - частота вращения центрифуги;

L - длина изделия (рис.7.3).

Рис.7.3. Схема к расчету частоты вращения центрифуги

Из рис.7.3 видно, что Rср=R+r2; m=π(R2−r2)Lρ,

где    r- внутренний радиус изделия;

ρ- плотность формуемого материала; с учетом взаимосвязи ω=πn30;

(7.16)

(7.17)

Если задать величину  δсж, равную требуемой прочности изделия ,

то требуемая частота вращения центрифуги

(7.18)

Основные схемы центрифуг представлены на рис.7.4.

Рис. 7.4. Схемы центрифуг:

а - роликовая; б - ременная; в – осевая

7.3. Процесс прессования

Номенклатура изделий, получаемых прессованием: кирпич (глиняный, силикатный, огнеупорный), черепица, плитка, бордюрный камень и т. п.

Преимущества  процесса прессования:  высокая  производительность, хорошее качество.

Одним из недостатков является необходимость обеспечения высоких давлений прессования. Например:

Красный кирпич: при влажности массы W = 8... 12%; р = 10...20 МПа;

Силикатный кирпич: при влажности массы  W = 7...9%; р до 25 МПа;

Огнеупорный кирпич: при влажности массы W =4...11%;р= 15...40 МПа.

Схема процесса представлена на следующем рис. 7.5.

Рис. 7.5. Схема прессования

Процесс прессования может быть двусторонним и односторонним (при отсутствии одного из штемпелей). Общее давление прессования складывается из трех составляющих:   p1,- давление, необходимое для уплотнения массы до заданного уровня плотности р;   р2  - давление, расходуемое на трение частиц о стенки пресс-формы; р3  - избыточное давление, вызванное неоднородностью формуемой массы. Рассмотрим механизм прессования с точки зрения геометрии массы.

Рассмотрим одностороннее прессование, осуществляемое верхним штемпелем (рис. 7.6).

Рис. 7.6. Изменение геометрии массы в процессе прессования

На схеме использованы следующие обозначения: - высота массы, в свободном состоянии загруженной в пресс - форму;  - реальная высота изделия;

- высота идеально отпрессованного кирпича. При этом

ho−hид=δmax ,                                                  (7.19)

где δ- текущая осадка сырца; δmax - максимально возможная осадка сырца.

Зададим следующие исходные предпосылки. Если бы деформация была упругой, то в соответствии с законом Гука изменение относительной

деформации  dε=dpE, где E - модуль упругости.

По аналогии с последним выражением можно найти изменение осадки

при прессовании dδ=dpB, где B - модуль прессования, причем

B=cW−nδmax−δ,                                                     (7.20)

где - влажность сырца; с -const.

Обозначим cW−n=k,тогда

dδ=dp(δmax−δ)kили  dp=dδδmax−δk.          (7.21)

Интегрируем dp=kdδδmax−δ+c (c - постоянная интегрирования).

В результате получаем

p=−kln(δmax−δ)+c.                                     (7.22)

Постоянную с определим из условия:

Если p = 0, тоδ  = 0, следовательно,

c=klnδmax;                                                (7.23)

т.е.

p=klnδmax−kln(δmax−δ) ;                     (7.24)

p=−k(ln(δmax−δ)−lnδmax);                   (7.25)

−pk=ln(δmax−δδ);                            (7.26)

т.е.

δmax−δδ=exp(−pk);                               (7.27)

1−δδmax=exp−pk;                                      (7.28)

δ=δmax(1−exp(−pk)).                              (7.29)

Формула (7.29) выражает закон осадки сырца. Кривая изменения осадки сырца в зависимости от давления прессования представлена на следующем рис. 7.7.

Рис. 7.7. Кривая осадки сырца

При увеличении давления осадка сырца происходит по кривой ОА. Давлению соответствует значение осадки δ1. При снятии давления по АС, вследствие упругой деформации сырца, осадка уменьшается и составляет δ1ф.Следовательно, фактическая высота изделия должна определяться с учетом этого эффекта.

Проследим теперь   изменение высоты сырца в процессе прессования.

Понятно, что высота изделия после    прессования   > ;

текущее значение высоты сырца

h=ho−δ, т.е h=h0−δmax(1−exp(−pk)).                      (7.30)

При увеличении давления до уровня h1, (BD) высота сырца достигает значения h1, При разгрузке (DE), вследствие упругих деформаций, фактическая высота изделия составляет величину .

Рис.7.8. Кривая изменения высоты сырца

Приведенный график показывает, что одинакового результата по  можно добиться при давлениях, значительно меньших, при многократном воздействии штемпеля.

Объясним изменение давления по высоте сырца.(рис.7.9.)

Нормальная сила, действующая на штемпель:

F=poab,                                                     (7.31)

где a и b - длины сторон штемпеля в плане;

q - боковой распор,   при этом     dqdp=ξ, (ξ - коэффициент бокового

распора), q = pξ.

На выделенный элементарный слой   dx в вертикальном направлении действуют следующие силы:

снизу   −pab;

сверху−(p+dp)ab;

по периметру

dFmp=dFnf=qdx2(a+b)f=pξdx2(a+b)f.     (7.32)

Рис.7.9. Расчетная схема процесса прессования

Спроектируем все силы на вертикальную ось:

Fy=0;(p+dp)ab−pab−2pξf(a+b)dx=0 ;       (7.33)

dFn=2⋅p⋅ξ⋅f⋅(a+b)dx.                           (7.34)

После ряда преобразований получаем дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными:

dpp=2ξ(a+b)abdx;                         (7.35)

проведем его интегрирование по частям:

dpp=2ξ(a+b)abdx+c;                                       (7.36)

где c - постоянная интегрирования.

В результате

lnp=2ξ(a+b)abx+c .                              (7.37)

Постоянную с определим из граничных условий:

Если x=ho, то p=po, следовательно,

c=lnpo−2ξ(a+b)abho .                                       (7.38)

После ряда преобразований получаем закон изменения давления по высоте прессуемой массы:

p=poexp(−2ξ(a+b)ab(ho−x)).                  (7.39)

Это выражение позволяет сделать вывод о том, что давление под штемпелем poуменьшается по экспоненциальному закону, достигая минимальной величины у днища пресс -формы (x=0).

x=h0⇒p=p0;x=0⇒

x⇒−∞p⇒0;                          (7.40)

Рис.7.10. Кривая изменения давления по высоте сырца

Подобное распределение давления по высоте прессуемого изделия приводит к его разноплотности по высоте, а в конечном счете - к асимметрии прочности изделий.

Для того, чтобы избежать подобной асимметрии, необходимо использовать двусторонее прессование.

7.4. Экструзия (пластическое формование)

Номенклатура изделий, получаемых пластическим формованием, достаточно широка: кирпич, черепица, бордюрный камень и др. Влажность формуемой массы более 17-18%. Формование осуществляется шнековыми прессами известной конструкции (рис.7.11)

Рис.7.11. Схема шнекового пресса

Шнековый вал, вращаясь с частотой п, уплотняет массу и подает ее через головку и мундштук. Масса выходит из мундштука в форме бесконечного бруса. В процессе движения массы вдоль оси пресса имеет место неравенство скоростей движения отдельно взятой частицы.

Во-первых, в зоне шнека осевая скорость частицы равна

,   где   t  -   шаг   лопастей   шнека.   Окружная   скорость

, следовательно, суммарная скорость движения частицы

будет

V=Voc2+Vокр2=t2n23600+π2n2r2900=n30t24+π2r2.    (7.41)

В выходной части шнекового пресса велика несоразмерность осевой скорости. Все это приводит к возможности расслоения изделий при последующей термической обработке. Кроме того, шнек разрезает массу на две части (или три). Это вызывает возможность появления S-образного дефекта, проявляющегося также при дальнейшей термообработке. Для лучшего уплотнения массы и уменьшения дефектов формования применяют вакуумирование массы, для чего используют специальные вакуум-прессы.

7.5. Шликерное литье

Шликер - водная суспензия глины определенных месторождений (с некоторыми добавками) в сметанообразном состоянии.

Номенклатура изделий, получаемых шликерным литьем: керамика, в том числе сантехника, а также широкая группа кварцевой керамики.

Основной принцип формования — использование гипсовых форм, активно впитывающих воду шликера. Процесс образования формы называется "набором черепка" (рис. 7.13).

Рис.7.12. Схема                                       Рис.7.13. Схема набора

сливного способа                                    черепка

При сливном способе формования (см. рис.7.12) после выдержки шликера в гипсовой форме в течение определенного времени его излишки сливают.

Элементарный    прирост    толщины    черепка     dx=cdtx,    откуда xdx=cdt;

интегрируем последнее выражение

0xxdx=c0tdt .                                           (7.42)

Получаемx22=ct, следовательно, время набора черепка до заданной толщины будет равно

t=x22c.                         (7.43)

Схема наливного способа приведена на  рис. 7.14. Толщина черепка в данном случае определяется количеством добавляемого шликера.

Рис.7.14. Схема наливного способа

7.6. Формование листового стекла

Широкому применению стекла в строительстве способствуют такие его свойства, как прозрачность, гигиеничность, коррозионная стойкость.

К особым свойствам стекла, используемого в последнее время, относится возможность обеспечения заданных спектральных характеристик и широкой гаммы прочности.

7.6.1. Вертикальное вытягивание стекла (ВВС)

Способ реализуется на машинах ВВС, которые питаются стекломассой из подмашинных камер, сообщающихся с ванной стекловаренной печью.

В стекломассу погружается шамотное тело, называемое «лодочкой» и представляющее собой длинный прямоугольный параллелепипед со сквозной продольной щелью.

Рис. 7.15. Схема формования листового стекла

При заглублении лодочки (рис.7.15) создается напор h стекломассы из глубинных слоев к верхней плоскости. На выходе из щели стекломасса создает так называемую луковицу, из которой и происходит вытягивание ленты стекла.

Процесс формования заключается в непрерывном и равномерном вытягивании ленты стекла из щели лодочки асбестированными валками машины ВВС.

Принципиальная схема машины ВВС представлена на рис.7.16.

В подмашинной камере          устанавливаются лодочка 1 и водяные холодильники 2. Машина представляет собой вертикальную шахту высотой до 13 м, внутри которой смонтированы угольники 4 и скаты 5 для улавливания стеклобоя, система приводных валов 6, предназначенных для вытягивания ленты стекла, и люки 7 для          обслуживания машины и регулирования режима отжига.

Машина имеет две независимые Рис.7.16. Принципиальная схема машины ВВС

системы: механизм заглубления лодочки с ручным приводом и механизм привода валков от  электродвигателя.

Производительность машины и толщина вырабатываемой ленты регулируются совместным изменением глубины погружения лодочки и скоростью вытягивания ленты стекла. Скорость вытягивания в зависимости от толщины стекла равна 10-140 м/ч. Ширина ленты - от 1 до 3,2 м; толщина стекла- 0,8-12 мм.

7.6.2. Формование стекла прокатыванием

Способом непрерывного проката вырабатывают листовое стекло толщиной от 3 до 30 мм, а также стекло узорчатое, армированное, мозаичную плитку, стеклопрофилит. Скорость проката достигает 300 м/ч при ширине ленты до 3 м.

Стекломасса из выработочного канала печи по приемному лотку поступает к вращающимся прокатным валам, а затем полученная лента передается по приемной плите и рольному столу в лер отжига.

Схема проката стекла представлена на рис. 7.17.

Рис. 7.17. Схема проката стекла:

1 - приемный лоток; 2 - прокатные валы; 3 - приемная плита; 4 - рольный стол

Зазор между прокатными валами регулируется. При всех достоинствах технологии проката листового стекла она не является альтернативной способу ВВС ввиду низкого качества продукции.

7.6.3. Формование полированного стекла

(флоат-процесс)

Флоат- процесс в настоящее время является наиболее совершенным способом выработки листового стекла (оконного, витринного, технического и специального).

Способ обеспечивает высокое качество продукции при наивысшей производительности Q = 200...300 м/ч (толщина 6 мм); Q = до 900 м/ч (толщина 2..3 мм).

Ширина ленты - до 3,6 м.

Основным агрегатом формования ленты является ванна расплава металла (олова), в которую из выработочной части стекловаренной печи поступает стекломасса при t ≈1000°С (рис.7.18).

Рис. 7.18. Схема формования флоат-стекла:

1- стекломасса; 2 - лужа стекломассы; 3 - ролики; 4 - лента стекла;

5 - тянущее устройство

Имея более чем в 3 раза меньшую плотность по сравнению с оловом, стекломасса растекается по расплаву металла в форме «лужи» равновесной толщины, перемещается к выходу из ванны с помощью тянущего устройства 5 и формуется в виде непрерывной ленты 4. Ванну выполняют из металла и футеруют внутри огнеупором. Под сводом ванны располагают электрические нагреватели и водяные холодильники, обеспечивающие заданный температурный режим работы агрегата.

Контрольные вопросы

1.      Что называется формованием?

2.      Назовите основные способы формования.

3.      Для чего служат центрифуги?

4.      Из чего складывается общее давление прессования?

5.      Что называется экструзией?

6.      Что называется шликером?

7.      Назовите основные способы формования листового стекла.

8. ПРОЦЕССЫ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ВЫБРОСОВ И СЕПАРАЦИЯ (РАЗДЕЛЕНИЕ)

ДВУХФАЗНЫХ СРЕД

Очистка промышленных газов от взвешенных в них твердых частиц или жидких веществ проводится:

1)    для улавливания ценных продуктов;

2)    для удаления примесей, отрицательно влияющих на последующую обработку газа или разрушающих аппаратуру;

3)    для уменьшения загрязненности атмосферного воздуха.

В производстве строительных материалов и изделий обязательна очистка отходящих газов, содержащих частицы золы, пыли и вредные примеси.

Процессы сепарации (разделения) двухфазных потоков используются в ПСМ при стабилизации технологического процесса, отборе ценного продукта, выводе нежелательных для технологии веществ, очистке сбросовых вод и др. Очистка промышленных газов от взвешенных частиц производится осаждением под действием сил тяжести (гравитационный метод), инерционных или электростатических сил, путем поглощения примеси жидкостями (абсорбция) или твердыми веществами (адсорбция), а также путем мокрого пылеулавливания и фильтрования.

Оборудование для реализации данных процессов весьма разнообразно, его выбор зависит от физических свойств потока, конечной задачи и экономической целесообразности.

Классификация пылеуловителей, применяемых для очистки газов, приведена на рис. 8.1.

В ряде случаев для достижения требуемой степени очистки газов применяются двухступенчатые и многоступенчатые установки, состоящие из газоочистительных аппаратов разных типов. Иногда пылеочистители разных типов совмещают в одном агрегате.

8.1. Пылеосадительные камеры

Пылеосадительные камеры используются для предварительной очистки газов от твердых частиц размером более 100 мкм.

Схема пылеосадительной камеры представлена на рис. 8.2.

Принцип действия заключается в том, что поток воздуха в камере резко уменьшает скорость и переходит в ламинарное течение вдоль полок.

Способы очистки	Аппараты

Осаждение под действием сил тяжести

Пылеосадительные камеры

Осаждение под действием инерционных сил

Инерционные пылеуловители

Циклоны

Механические вращающиеся сухие пылеуловители

Рукавные фильтры

Керамические фильтры

Зернистые фильтры

Масляные фильтры

Фильтрование

Мокрая очистка

путём промывки

Скрубберы

Механические вращающиеся мокрые пылеуловители

Струйные скрубберы

Вентури

Пенные пылеуловители

Осаждение под действием электростатических сил

Электрофильтры

Рис. 8.1. Классификация пылеуловителей

Отделение пыли происходит при движении запыленного газа с такой малой

скоростью,   что   частицы твердой фазы успевают осесть на полки     под     действием     силы   тяжести прежде, чем газ вынесет их  из   камеры   и   в  дальнейшем движении не участвуют.

Время осаждения пыли будет тем меньше, чем меньше высота камеры. Поэтому горизонтальные полки  внутри    камеры

устанавливают     на   расстоянии 400-1000 мм друг от друга.

Пылеосадительные камеры громоздки и малоэффективны. Рис. 8.2.Схема пылеосадительной камеры 1- входной канал; 2- выходной канал; 3- полки; 4- отражательная стенка

Степень очистки газа в камере равна около 40%.

8.2. Фильтрование газовых систем

Запыленный газ можно очистить фильтрованием через полупроницаемую перегородку. Перегородки бывают тканевые, насыпные (набивные) и керамические. Пористую перегородку выбирают в зависимости от свойств фильтруемого газа, его температуры, размера частиц и нужной степени очистки газа.

Различают матерчатые фильтры рамного и рукавного типов. В рамных фильтрах материя натягивается на рамки, и газовый поток проходит через фильтрующую ткань. Более совершены по конструкции и надежны в работе фильтры рукавного типа (рис.8.2).

Рис.8.3. Схема рукавного фильтра

Рукавный фильтр представляет собой камеру с закрепленными внутри тканевыми  мешками    (рукавами)    цилиндрической    формы.    Рукава (8-12шт.) собраны в секции. Запыленный газ входит в открытые концы рукавов и фильтруется на ткани, пыль с мешков удаляют встряхиванием. Очищенный газ удаляется через выхлопную трубу. Обычно встряхивание и продувка рукавов производятся через каждые 5-8 мин и длятся 20-30 с , причем переключение фильтра в рабочее положение и на очистка рукавов осуществляется автоматически.

Рукавные фильтры состоят из нескольких секций и работают непрерывно путем периодического отключения какой-либо одной секции для разгрузки пыли.

Производительность рукавных фильтров зависит от предельно допустимой удельной нагрузки ткани, определяемой объемом запыленного газа в метрах кубических, проходящего через 1м2 ткани в 1ч.

Удельная нагрузка обычно не должна превышать 120-150 м3/м2ч. Температура газа, очищаемого в рукавном фильтре, должна быть не выше 80...90°.

Достоинство рукавных фильтров - высокая степень очистки газа от тонкодисперсной пыли.

Степень очистки рукавных фильтров составляет 94-97%.

Недостатки: сравнительно быстрый износ или закупорка ткани и непригодность для очистки горячих и влажных газов.

Для более тонкой очистки газов используют фильтры из керамических пористых материалов.

8.3. Зернистые фильтры

Обеспыливание аспирационного воздуха и отходящих газов путем фильтрации через зернистый слой особенно целесообразно при необходимости эффективного осаждения тонкодисперсных частиц.

В зернистых фильтрах фильтрующим материалом являются песок, гравий, клинкер, керамика, стекло и др.

Твердые частицы осаждаются не только вследствие удара о зерна, но и в результате тепловой диффузии и электростатических сил, которые способствуют осаждению самых мелких частиц (менее 0,5 мкм). Схема зернистого фильтра показана на рис.8.4. Газ входит тангенциально в расположенный под зернистым фильтром циклон, в котором осаждается основная масса пыли, а затем через выхлопную трубу поступает на зернистый слой и после обеспыливания в последнем выходит в атмосферу. Очищается слой высотой 6-8 см, состоящий из зерен размерами 2-3  мм, последовательно (один элемент за другим) через определенный период продувочным воздухом по противотоку. Слой, взвихренный во время очистки, после нее выравнивают. Если при продувке существует опасность понижения температуры слоя ниже точки росы обеспыливаемого газа, то секции фильтра теплоизолируются, а продувочный воздух подогревается. Скорость фильтрации через слой зернистого фильтра площадью 1 м2 принимается равной 1800-2000 м3/ч при содержании пыли в поступающем газе не более 10 г/м3 и температуре газа не более 350°С. При увеличении скорости фильтрации запыленность очищенных газов вследствие разрыхления слоя повышается.

Преимущества зернистых фильтров:

1)  высокая (близкая к  100%) степень осаждения тонкодисперсной пыли;

2) простота конструкции и обслуживания.

Рис.8.4.Зернистый фильтр

8.4. Электрофильтры

Электрический метод очистки является наиболее совершенным. Электрофильтры обеспечивают высокую степень очистки, достигающую 99%, имеют небольшое гидравлическое сопротивление, имеют возможность отделения частиц размером менее 10 мкм. В электрофильтрах можно очищать химически агрессивные газы и газы с относительно высокой температурой. Электрофильтры делятся на две группы: трубчатые и пластинчатые. Последние могут быть вертикальными и горизонтальными.

Трубчатый электрофильтр представляет собой камеру, в которой установлены осадительные электроды, выполненные в виде круглых или шестигранных труб. В качестве коронирующих электродов служат проволоки, натянутые по оси осадительных труб.

В     пластинчатом     электрофильтре          осадительные     электроды представляют собой параллельные гладкие металлические листы или натянутые на рамы сетки, между которыми подвешены коронирующие электроды в виде проволок.

Действие электрофильтра основано на ионизации газа за счет искрового разряда, возникающего под действием приложенного электрического напряжения U.

При напряжении U= 65 - 70 кВ под действием электрического поля молекулы газа ионизируются, разделяются на положительно заряженные ионы и электроны, которые   начинают перемещаться вдоль силовых линий электростатического поля, напряжение частиц при соударении с инертными молекулами газа расщепляет и их, газ полностью ионизируется. При этом наблюдается потрескивание и слабое свечение газа (корона) вокруг проводника, который носит название  коронирующего

электрода. Ионы и  электроны, имеющие тот же знак, что и заряд коронирующего электрода, движутся к  противоположно заряженному, так называемому осадительному электроду (рис. 8.5).

Осадительный электрод присоединяется к положительному полюсу, а к коронирующему электроду через проходной изолятор 3 подводится постоянный ток отрицательного знака, потому что отрицательно заряженные ионы движутся с большей скоростью (в 1,37 раза), чем положительные. При движении в запыленном газе или тумане отрицательные ионы сообщают заряд пылинкам или капелькам жидкости и увлекают их к осадительным электродам. Подойдя к осадительному электроду, частицы пыли отдают ему свои заряды и оседают на нем.

Осевшие частицы сбрасываются с осадительного электрода под действием собственной тяжести или при встряхивании.

Рис. 8.5. Схема электрофильтра 1- проволока ; 2- осадительный электрод (стержень) ; 3- проходной электрод; 4- заземмление

Положительно заряженные электроды имеют заземление 4. Объем и сечение камеры электрофильтра определяют исходя из того, что практически время пребывания газа в камере принимают равным 2-3,5 с.

Такая продолжительность считается достаточной для осаждения пыли на осадительном электроде.

Электрофильтры работают только на постоянном электрическом токе, так как при переменном токе заряженные частицы быстро меняют направление своего движения, вследствие чего часть их не успевает осесть на электродах и выносится с газом из электрофильтра. Питание электрофильтров осуществляется постоянным током высокого напряжения (40-75 кВ).

8.5. Мокрая очистка газов

Мокрая очистка газа желательна в тех случаях, когда необходимо охлаждение газа независимо от его очистки. Путем смачивания и поглощения частиц пыли жидкостью достигается высокая степень извлечения пыли из газа.

При охлаждении влажного газа водяные пары конденсируются на содержащихся в нем пылинках, вследствие чего увеличивается масса пылинок и облегчается выделение их из газа. Выделение пыли в мокрых пылеуловителях происходит под действием сил тяжести (при прямолинейном движении газа через аппарат) или под действием сил инерции (при резком изменении направления газового потока), или под действием центробежных сил (при вводе газа в аппарат с большой скоростью по касательной к внутренней поверхности аппарата). В последнем случае достигается наиболее тщательная очистка газа от пыли. Смачивание и поглощение пыли водой производится при стекании воды пленкой по внутренним стенкам аппарата, при разбрызгивании воды по всему объему аппарата или комбинированным способом.

Предварительную очистку газов (в сочетании с охлаждением их) проводят в полых скрубберах- башнях круглого или прямоугольного сечения (рис.8.8).

Запыленный газ движется в скруббере снизу вверх, поглощающая жидкость распыляется форсунками, которые устанавливаются на разных уровнях; при этом все сечение скруббера перекрывается распыляемой жидкостью. Скорость газа в поперечном сечении полого скруббера не должна превышать 1-1,5 м/с.

Рис.8.6. Струйный скруббер Вентури

Несколько лучшая, чем в полых скрубберах, очистка газа достигается в скрубберах с насадкой. В качестве насадки используют кусковой кокс и кварц. Орошение насадки производится через распределительные устройства. Скорость газа в насадочных скрубберах составляет 0,8-1,25 м/с. Кроме полых и насадочных скрубберов, в качестве гидравлических пылеуловителей используют центробежные скрубберы, струйные скрубберы Вентури и пенные пылеуловители.

Центробежный скруббер работает следующим образом. Запыленный газ поступает в аппарат через патрубок по касательной к стенке корпуса и приобретает интенсивное вращательное движение. Под действием центробежной силы частицы пыли отбрасываются к стенкам скруббера и смываются пленкой воды,  стекающей по стенкам. Орошающая вода распределяется по стенкам через сопла. Очищенный газ удаляется через верхнее отверстие.

Достоинства центробежного скруббера: 1) высокая степень очистки в поле центробежных сил при турбулентном движении газа и жидкости; 2) низкое гидравлическое сопротивление; 3) простота конструкции и экономичность эксплуатации.

Одним из эффективных аппаратов для мокрой газоочистки является струйный скруббер Вентури (рис. 8.6).

Вода вводится в трубу  через отверстия в ее горловине 2 под избыточным давлением 0,3-1 атмосферы и тонко распыляется движущимся с большой скоростью потоком газа, который протягивается через установку при помощи вентилятора. Скорость газа в горловине составляет 60-70 м/с и более. В расширенной части трубы скорость потока снижается, тонко распыленная жидкость увлажняет и поглощает частицы пыли. Вследствие этого капельки жидкости укрупняются и могут быть выделены из газового потока в циклонном сепараторе 3. Вода отделяется от шлама в отстойнике 4 и вновь подается в скруббер. В скруббере Вентури удается удалить из газа до 99% тонкодисперсной пыли (0,5-1,5 мкм).

Высокая степень очистки топочных газов достигается в пенном пылеуловителе (см. рис.8.7).

Рис.8.7. Пенный пылеуловитель

Газы поступают через патрубок 1 и, проходя через мелкие отверстия решетки 2, вспенивают воду, подаваемую через штуцер 3. Благодаря значительной поверхности пена хорошо поглощает частицы золы. Отделившиеся от газа частицы золы уходят с водой, основная часть которой (≈80%) удаляется в виде пены через регулируемый порог 4. Остальная вода сливается через решетку, а также испаряется и уносится в виде брызг газами.

Рис.8.8. Схема скруббера

Подвижное пенное состояние жидкости обеспечивается при скорости восходящего потока газа 0,7-3,5 м/с. Расход жидкости при этом составляет 0,2-0,3 л/м3 очищенного газа.

8.6. Гравитационная сепарация

Аппараты, применяемые для разделения суспензий, называются отстойниками (рис. 8.9). Различают отстойники периодического и непрерывного действия. Непрерывно действующие отстойники делятся на одноярусные, двухъярусные и многоярусные. Периодически действующие отстойники представляют собой низкие бассейны без перемешивающих устройств. Отстойник представляет собой невысокий цилиндрический резервуар 1 с коническим днищем 2 и мешалкой 3 с гребками, делающей 2,5-20 об/ч. Суспензия непрерывно подается сверху через трубу 4. Осветленный продукт стекает через верхний желоб 5, сгущенная суспензия оседает на днище и медленно перемещается гребками к центральному патрубку 6, через который она откачивается диафрагмовым насосом. Содержание жидкости в откачиваемом продукте колеблется от 35 до 55 %.

Отстойники проектируются в расчете на осаждение самых мелких частиц твердой фазы суспензии. Максимальный размер отделяемых частиц 5-10 мкм.

Преимущества отстойников непрерывного действия:

1)   равномерная плотность осадка и возможность ее регулирования путем изменения производительности откачивающего насоса;

2)   лучшее    обезвоживание    осадка    при    легком    взбалтывании сгущенной суспензии мешалкой;

3)    механизация процесса.

Недостатком таких отстойников является громоздкость.

Расчет отстойников

Определим производительность

по осветленному продукту. Пусть в результате отстаивания в течение t,c,суспензия разделяется на слой сгущенной фазы (шлама) и слой осветленной жидкости высотой , м. При поверхности осаждения A, м2, объем полученной осветленной жидкости составляет hA, м3, где A=lb (l и b - длины сторон в плане). Соответственно, объем осветленной жидкости, м3/с, полученной в единицу времени, равен Рис.8.9. Схема отстойника непрерывного действия

V=hAt.                                            (8.1)

Осаждающиеся со скоростью V0, м/с, твердые частицы проходят за t, с, путьV0t. В то же время этот путь равен h , м. Таким образом, V0t=h

Подставив h в выражение (8.1), получим

V=V0tAt=V0A.                                    (8.2)

Из данного уравнения видно, что производительность отстойника пропорцинальна поверхности осаждения и не зависит от высоты отстойника.

Из выражения (8.2)    находим необходимую площадь поверхности отстаивания, м2

A=VV0.                                                   (8.3)

Определим    скорость   осветления,    исходя   из   закона   Архимеда (рис.8.10). В идеальной жидкости Vоса=gt. В реальной жидкости сила тяжести частицы  равна силе сопротивления жидкости F0, а скорость осаждения частицы постоянна, V= const.

Если представить частицу в форме шарика диаметром d, то сила тяжести частиц будет равна

G=πd36g(ρ1−ρ), (8.4)

где g   - ускорение силы тяжести;

ρ1, ρ - плотности  материалов  частицы  и жидкости.

Сила сопротивления жидкости

Fc=(p1−p2)πd24,         (8.5)

где      p1,p-     давление

жидкости в соответствующих точках. Обозначив p1−p2=Δp соотношение Δp=ξVосв22ρ, получаем значение силы сопротивления движению частицы Рис.8.10. Схема осаждения в жидкости

Fc=ξVосв22ρπd24.                                  (8.6)

Приравнивая значения G и Fc, получим

πd36g(ρ1−ρ)=ξVосв22ρπd24.                           (8.7)

После несложных преобразований имеем

Vосв=4dg3ξρ(ρ1−ρ).                                             (8.8)

Мы приходим к выводу, что основное влияние на эффективность работы отстойника оказывают площадь в плане, размер частиц и плотность материала выделяемых частиц.

8.7. Сепарация под действием инерционных

и центробежных сил

Инерционная сепарация осуществляется под действием инерционных сил, возникающих при резком изменении направления газового потока с одновременным уменьшением его скорости. При повороте потока взвешенные в газе частицы пыли, стремясь сохранить направление своего первоначального движения, удаляются из потока. Для эффективной очистки скорость газа на входе в газоочиститель должна быть 5-15 м/с. Широкое распространение в ПСМ получили жалюзийные осадители (рис.8.12) Рис.8.11. Схема разделения под действием инерционных сил

Рис. 8.12. Схема жалюзийного осадителя

Осадитель имеет корпус в виде трубы и наклонные перегородки (жалюзи). Взвешенные в газе частицы, движущиеся по трубе, ударяются о поверхность жалюзи, замедляют свое движение и оседают в трубе. В результате по одну сторону наклонных перегородок собирается часть газа (около 10% от общего количества), содержащая основную массу пыли, а по другую сторону - удаляется очищенный газ.

Преимущества: простота, компактность, отсутствие подвижных элементов.

Недостатки: низкая эффективность (степень очистки 60%), повышенный износ перегородки, большое гидравлическое сопротивление аппарата.

Более эффективны центробежные аппараты, называемые циклонами. Центробежные пылеуловители (циклоны) широко распространены в промышленности    строительных    материалов.         Циклон    содержит следующие элементы.

Газ, содержащий дисперсную фазу (твердые частицы или капли жидкости),подается в цилиндрическую часть циклона через патрубок 4 по касательной к внутренней поверхности корпуса со скоростью V1=18-24 м/с.Благодаря тангенциальному входу газ и   частицы приобретают вращательное движение с окружной скоростью V210- 14 м/с.На частицу действуют сила тяжести G=mgи центробежная сила

Fц.б.=mω2R=mV2R.                 (8.9)

Частица перемещается по винтовой линии, вдоль стенок циклона, либо падает вниз в пристенной зоне. У нижнего среза выхлопной трубы газ изменяет направление на 180° и снижает скорость до 3 =4-8 м/с. Здесь ранее не осевшие частицы под действием инерционных сил за счет изменения направления движения и снижения скорости оседают в конической части циклона. Очищенный газ выходит через трубу 3, а осевшая фаза выводится через шлюзовой затвор 5. Таким образом, очистка газа в циклоне представляет собой сложный аэродинамический процесс, при котором запыленный и очищенный газ движутся вихреобразно в противоположных направлениях. Пыль концентрируется во внешних слоях газа и переносится ими в сборник, причем образование множества мелких вторичных вихрей затрудняет пылеотделение. Рис.8.13. Циклон: 1- корпус; 2- днище коническое; 3- выхлопная труба; 4- патрубок выходной; 5- затвор шлюзовой

Отношение действующей центробежной силыFц.б.к силе тяжести Gопределяет    разделительную    способность    циклона    и    называется критерием разделения:

Kp=Fц.б.G=mV2Rmg=V2Rg.                              (8.10)

Циклоны являются эффективными аппаратами механической газоочистки (степень очистки 70-80%) и рекомендуются для сепарации пыли отходящих газов сушилок, помольных установок и др.

К числу недостатков циклонов относятся:

1)     сравнительно низкая степень очистки от тонкодисперсной пыли;

2)    высокое гидравлическое сопротивление и соответственно большой расход энергии на очистку;

3)    механическое истирание стенок частицами пыли;

4)    чувствительность к колебаниям нагрузки.

Контрольные вопросы

1.    Что называется адсорбцией?

2.    На чем основано действие электрофильтра?

3.    В каких случаях необходима мокрая очистка газов?

4.    Какие показатели влияют на эффективность работ отстойника?

5.    Каким образом происходит очистка газов в циклоне?

6.    Что называется критерием разделения?

9. СМЕШИВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ

9.1. Процесс и кинетика смешивания материалов

Процесс смешивания материалов - это процесс перераспределения их частиц в ограниченном объеме, процесс образования однородных систем путем приведения в тесное соприкосновение сыпучих тел, жидкостей или газов.

Основным и наиболее сложным в теории смесеобразования является определение эффективности смешивания, под которой понимается интенсивность процесса образования смеси. Изучение этого процесса ведется в основном эмпирически и заключается в определении зависимости качества смеси от времени смесеобразования и других параметров.

Идеально в результате смешивания должна получиться такая смесь материала, что в любой ее точке (пробе) к каждой частице одного из компонентов примыкают частицы другого компонента в количествах, определяемых заданным соотношением. Например, если материал состоит из трех компонентов, массы которых относятся как числа А:В:С, то в любом достаточно малом объеме, взятом случайно в произвольной его точке после смешивания, массы компонентов тоже должны относиться как А:В:С. Такое строгое соотношение между частицами называется идеальной смесью. Идеальным соотношением задаются, чтобы с ним сравнивать действительное распределение компонентов, которое всегда случайно, в реальных условиях никогда не наблюдается и называется реальной смесью.

Чтобы оценивать качество смешивания какой-то одной величиной, смесь, как правило, считают двухкомпонентной. Для этого из смеси выделяют какой-то один компонент, называемый основным, или ключевым, а остальные объединяют во второй условный компонент. По степени распределения ключевого компонента в смеси, т. е. во втором условном компоненте, судят о качестве смеси.

Закономерность протекания процесса во времени называется кинетикой смешивания. А так как этот процесс является случайным, его закономерности определяют статистическими методами и оценивают качество смешивания через критерии качества. Для их расчета разработано много формул.

9.2. Критерии оценки качества смешивания

При приготовлении бетонов и растворов качество смешивания обычно оценивают по коэффициенту вариации прочности случайных образцов (кубиков). При этом эффективность смешивания оценивается сопоставлением кубиковой прочности бетона и коэффициента вариации прочности, получаемых до и после изменения условия смесеобразования.

Если процесс смесеобразования рассматривать как процесс внедрения (диффузии) между компонентами, тогда критерием оценки качества выступает концентрация. Ее изменение во времени:

С=С0⋅(1−e−kt),                                         (9.1)

где С   - текущая концентрация;

С0   -      максимально      возможная      концентрация      (идеальная

концентрация);

- основание натурального логарифма;

- коэффициент пропорциональности;

- время смешивания.

Иногда процесс смешивания связывают с влиянием размера и плотности частиц отдельных компонентов, т. е. с явлением сегрегации (расслоения). Тогда содержание данного компонента в контрольных пробах в долях от теоретического предлагают определять так:

M=1−eAt ,                                                   (9.2)

где    - постоянный коэффициент, учитывающий свойства материала;

- время смешивания компонентов.

Современное производство строительных материалов, потребляющее многокомпонентные сырьевые смеси, предъявляет повышенные требования к процессу смешивания, поскольку качество готовых изделий во многом зависит от однородности смеси и качества сырья.

Наибольшее распространение для оценки качества смешивания получил коэффициент неоднородности (вариации), %:

Vc=σC⋅100=100C⋅i=1n(Ci−C)2n−1,                                (9.3)

где   σ-   среднеквадратичное   отклонение    концентрации   ключевого компонента в пробах, %;

Ci  - значение концентрации ключевого компонента в -той пробе;

C-   среднеарифметическое   значение   концентрации   ключевого компонента в пробах,%;

n - число анализируемых (отобранных для анализа) проб. Закономерности качественного изменения смесеобразования во времени можно определять также по степени сепарации (степени неоднородности) - критерия, представляющего собой удельное среднее отклонение объемной плотности компонентов смеси от средней их плотности во всем объеме смеси:

S=mnρi+ρin⋅ρсм⋅100% ,                              (9.4)

где S     - средняя степень сепарации на данном участке замеса;

ρi    - плотность -того компонента в объеме замеса;

ρi,    - средняя плотность смеси во всем объеме замеса;

- количество проб;

- количество компонентов.

Рис.9.1. Зависимость критериев качества от времени смешения

Если графически представить изменение коэффициента вариации vc и

степени сепарации S во времени, то можно сказать, что смешивание, несмотря на свою сложность и многофакторную зависимость, складывается из таких механических операций, как:

1)       перемещение   групп   частиц   из   одного   места  в   другое,   так называемое конвективное смешивание (I);

2)       перераспределение     частиц     при     их     перемешивании- диффузионное смешивание (II);

3)       сосредоточение частиц в отдельных местах смесителя (III) – сегрегация частиц.Такой вывод справедлив только при принятых в промышленности технологических режимах работы смесительных машин.

Поскольку процессы смешивания носят вероятностный характер, их общие закономерности более строго описываются методами теории вероятностей и наиболее полно отвечают обобщенному на эти процессы принципу Гамильтона.

Действием по Гамильтону называется величина

A=t1t2(Т−П)dt,                                                    (9.5)

где    - время;

Т - кинетическая энергия;

П- потенциальная энергия.

Известно, что энергетическим потенциалом называется такая величина, производная от которой по расстоянию представляет собой силу, принадлежащую консервативному полю сил:

dПdZ=P ,                                          (9.6)

где   P - сила;

Z - пространственная координата.

В механике консервативной называют систему, в которой сумма кинетической и потенциальной энергии является величиной постоянной, т. е. систему, подчиняющуюся закону сохранения энергии:

Э=Т+П=const.                                                  (9.7)

Консервативные системы обладают двумя основными свойствами:

1)    силы и кинетическая энергия в данных системах зависят только от положения материальных точек в пространстве;

2)    в   консервативном   поле   силы   выражаются   производными   от потенциальной энергии по пространственной координате.

В целом консервативная система характеризуется обратимостью ее состояния, неизменностью закона поведения, четким, исчерпывающим выражением этого закона математическими зависимостями. Поэтому экспериментальные принципы механики в применении к консервативным системам имеют наиболее простую и четкую форму.

При оценке процесса смесеобразования через степень сепарации S, его можно представить двумя основными частными процессами: смешивание и сепарирование. При этом для частного процесса смешивания принимают математическую модель вида

dSdx=k1⋅S .                                                 (9.8)

Для частного процесс сепарирования

dSdx″=k2⋅(Smax−S).                           (9.9)

Тогда совокупный процесс смесеобразования в обычных условиях его протекания запишется так:

dSdx=dsdx′+dsdx″=−k1⋅S⋅K2⋅(Smax−S).        (9.10)

Интегральная форма этого уравнения дает возможность получить с достаточной точностью зависимость для определения степени сепарации S:

(9,11)

где    а - постоянная величина a=Smax⋅k2k1+k2;

гдеk1  и  k2 - коэффициенты, имеющие постоянные во времени значения, завися-         щие от природы и состояния смешиваемых материалов, а также конструктивных особенностей смесителя;

x -    показатель    общего    поточного    движения    в    смесителе, предопределяющего   внутреннее   перемещение   компонентов смеси по отношению к ее объему, который характеризует меру воздействия смесителя на смесь, пропорциональную времени смешивания.

При неизменных условиях приготовления смеси

x=n⋅t,                                                 (9.12)

где    n - постоянная частота вращения рабочего органа смесительной машины в единицу времени; t - продолжительность смешивания.

Однако все это справедливо до тех пор, пока машина работает с определенной скоростью смесительного механизма. Как только он начинает вращаться со скоростью, превышающую некоторые критические значения, появляется новый фактор сепарирования смеси - значительная центробежная   сила,   порождающая   третью   составляющую   степени сепарации S- динамическое сепарирование (в отличии от статического, представленного ранее). Математическая модель этой составляющей может быть представлена так:

(9.13)

и тогда

(9.14)

=−k1⋅S+k2⋅(Smax+S)+k3⋅S'''⋅(Smax+S''').

Если проанализировать математические зависимости, представляющие

степень сепарации S, то окажется, что эта величина удовлетворяет всем требованиям,  позволяющим  принять ее за обобщенное  перемещение, тогда правая  часть  последнего  соотношения - это  обобщенная  сила Pоб - фактор изменения состояния степени сепарации  S. С другой стороны, степень сепарации можно рассматривать как величину, характеризующую внутреннее перемещение частиц смеси, после реализации которого смесь будет идеальной. Тогда обобщенная кинетическая энергия получит выражение

Tоб=Smax−S,                                     (9.15)

а  процесс  смешивания,   необратимый  в  одном  случае  (рис.   9.1) является обратимым и консервативным в другом (рис. 9.2).

Рис.9.2 Изменение степени сепарации при наличии динамической составляющей

Этот вывод позволяет искать оптимум процесса смешивания. методами классического вариационного исчисления. При этом все переменные имеют механический смысл и  технологическую значимость. Среднее время пребывания частиц в условных временных зонах смесителя, которое определяет качество смешивания, зависит от

конструкции и режима работы машин, применяемых для перемешивания (смесителей), от технологических свойств смешиваемых компонентов и определяется экспериментально.

9.3. Свойства материалов, влияющие на процесс

смешивания

1. Гранулометрический     состав     -     использование     равномерного гранулометрического  состава  компонентов  для  процесса  смешивания является   благоприятным   фактором   получения   качественных   смесей. Определяется   ситовым   анализом   и   представляет   собой   процентное содержание каждого класса материала в общей его массе.

2. Насыпная масса компонента - это масса единицы объема материала в   насыпном   виде,   зависящая   от   гранулометрического   состава,   его влажности и других свойств. Определяется с помощью мерного цилиндра, объем и масса которого заранее известны.

3. Угол естественного откоса   определяется касательной к свободно насыпанной  горке материала  (рис.9.3).

Рис.9.3. Угол естественного откоса

Чем мельче материал, тем меньше угол ϕ, тем лучше проходит процесс смесеобразования. (Например, для кварцевого песка класса 0,63÷1 ϕ=39° для класса 0,1÷0,2 ϕ=30°.

4. Сыпучесть - свойство материала, непосредственно связанное с углом

естественного откоса ϕ и определяется коэффициентом сыпучести:

Kсып=1−sinϕ1+sinϕ.                                             (9.16)

5. Угол внутреннего трения ϕ1 - величина, определяющая коэффициент

трения    между    частицами, и    экспериментально    определяется    на специальной установке:

tgϕ1=f1=τσ;                           ϕ1=arctgτσ,             (9.17)

где τ- касательное напряжение;

σ- нормальное напряжение;

F- приложенное усилие к каретке, которое может быть измерено.

Касательное напряжениеτ    (рис. 9.4) учитывает измеренное усилие F   в момент  начала движения  навески,  находящейся  на каретке,  по площади контакта с ней:

τ=FA.                                                  (9.18)

Рис.9.4. Установка для определения угла внутреннего трения

Нормальное напряжение σзависит от веса материала в каретке  , навеса материала, находящегося на каретке , веса пригруза  и площади контакта навеса с материалом в каретке А:

.                                          (9.19)

9.4. Способы смешивания и классификация

оборудования

Способ смешивания определяется агрегатным состоянием смешиваемых  материалов, которые могут быть сыпучими, жидкими, вязкопластичными и другими, и целью смешивания. Используют механический, гидравлический, пневматический способы смешивания однако наиболее распространенным из них является механический. Машины, применяемые для этой цели, называются смесителями. Их конструкции сравнивают по интенсивности и эффективности воздействия на смесь. При этом интенсивность определяется временем достижения заданного технологического результата, а эффективность - затрачиваемой энергией.

Смесители (рис. 9.5) классифицируются по следующим признакам:

по технологическому назначению - для приготовления растворов различной консистенции, бетонов различных видов (тяжелых, ячеистых, силикатных, керамзитных, полимербетонов и др.), сухих порошковых, пластических и вязкопластических смесей, жидких суспензий и эмульсий;

по характеру работы — циклического и непрерывного действия;

по способу смешения - гравитационные и принудительного действия;

по конструкции рабочих органов - с цилиндрическим и грушевидным барабаном, с двухконусным барабаном, с вертикально расположенными смесительными валами (тарельчатого типа) и с горизонтально расположенными смесительными валами (лопастного типа);

по способу перебазирования - передвижные и стационарные.

В смесителях циклического действия исходные материалы смешиваются отдельными порциями. Такой способ приготовления смеси позволяет регулировать продолжительность смешивания в зависимости от состояния и вместимости смесителя.

В смесителях непрерывного действия исходные компоненты загружаются, смешиваются и разгружаются непрерывно. Их используют при массовом производстве смесей одного состава, как правило, в установках или линиях непрерывного действия.

Наибольшее распространение получили циклические гравитационные смесители с грушевидным барабаном, принудительного действия с вертикально расположенными смесительными валами (роторные и турбулентные) и другие конструкции. Их основными параметрами являются объем готового замеса и вместимость смесителя по загрузке.

Рис.9.5. Схемы смесителей

Смесители непрерывного действия характеризуются производительностью, зависящей от конструкции и режима работы смесителя и характеристик составляющих компонентов смеси.

Смесители, получившие наибольшее распространение, можно представить приведенными на рис. 9.5.

Контрольные вопросы

1.    Что называется эффективностью смешивания?

2.    Какие смеси называются идеальными?

3.    Назовите основные критерии оценки качества смешивания.

4.    Какие свойства материалов влияют на процесс смешивания?

5.    Назовите основные способы смешивания.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

В процессе изучения курса студенты должны сделать контрольную работу, которая состоит из пяти задач и трех вопросов.

При выполнении контрольной работы следует руководствоваться следующими правилами и порядком:

- решение задач, изложение теории или законов поясняются соответствующими схемами или эскизами, облегчающими понимание и проверку;

- применяемые при решении задач формулы следует приводить в общем виде с расшифровкой всех обозначений в системе СИ (международная система единиц), а затем в процессе решения подставляют их численные значения;

- ответы на вопросы должны быть исчерпывающими и четкими, а схемы и эскизы - выполненными в соответствии с требованиями ЕСКД;

- контрольные работы выполняются в тетради или на отдельно сшитых в виде тетради листах, при этом текстовая часть выполняется с обязательным оставлением полей для замечаний рецензента;

- на обложке тетради необходимо указать фамилию, имя, отчество студента, шифр группы, номер зачетной книжки и полный почтовый адрес;

- номер варианта, как и тема контрольной работы, выбирается по последней цифре номера зачетной книжки. Например, если номер зачетной книжки 329647, то следует выполнять задачи по варианту №7 и отвечать на вопросы №7, 17, 27; если номер зачетной книжки 329640, то следует выполнять задачи по варианту №10 и отвечать на вопросы №10, 20, 30.

Произвольный выбор варианта задач и номеров вопросов не разрешается. Работы, выполняемые произвольно, будут возвращаться студенту без просмотра.

Задача 1

Измерение кусков материала по трем взаимно перпендикулярным направлениям до дробления в среднем дало следующие результаты: L, В, Н (значения результатов приведены в табл. 1), а после измельчения - соответственно l, b, h. Рассчитать степень измельчения i no одному, двум и трем размерам при использовании

для определения  и  среднеарифметических и среднеквадратичных значений величин.

Таблица 1

| Параметры | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| L, мм | 518 | 409 | 464 | 395 | 381 | 428 | 346 | 522 | 457 | 539 |
| В, мм | 386 | 328 | 422 | 304 | 366 | 374 | 245 | 413 | 436 | 490 |
| Н, мм | 318 | 392 | 286 | 273 | 310 | 296 | 296 | 373 | 383 | 389 |
| l, мм | 67 | 83 | 91 | 75 | 88 | 89 | 71 | 99 | 84 | 81 |
| b, мм | 44 | 57 | 49 | 54 | 45 | 49 | 46 | 59 | 79 | 66 |
| h, мм | 59 | 64 | 82 | 68 | 64 | 70 | 16 1 | 57 | 81 | 76 |

Задача 2

Рассчитать угловую, окружную скорости и частоту вращения барабана шаровой мельницы для варианта, приведенного в табл. 2.

Таблица 2

| Параметры | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Dв, мм α1, град. | 4000 52,7 | 1500 49,4 | 3600 50,8 | 1260 54,1 | 3200 51,6 | 900 53,2 | 2100 49,9 | 2700 50,3 | 3200 49,2 | 4000 51,8 |

Задача 3

В результате ситового анализа известняка, прошедшего измельчение в валковой дробилке, получены данные, представленные в табл. 3. По приведенным результатам рассчитать на каждом из сит частный остаток, суммарный остаток по плюсу, суммарный остаток по минусу и построить частную характеристику крупности (гистограмму по частным остаткам), кривую распределения по частным остаткам, суммарную (кумулятивную) кривую, частную характеристику крупности на среднем диаметре класса.

Таблица 3

| Параметры | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Масса остатка на сите, г | 21 | 83 | 107 | 201 | 156 | 199 | 134 | 43 | 31 | 25 |
| Размер отверстий сит, мм | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,14 | 0,08 |

Задача 4

После того, как через фильтрующее устройство пропустили запыленный воздух объемом V с концентрацией пыли q, оказалось, что в фильтре накопилось G пыли. Рассчитать коэффициент очистки воздуха и концентрацию пыли в воздухе, выходящем из фильтра по данным табл. 4.

Таблица 4

| Параметры | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| q, мг/м3 ,V,м3 G, г | 1870 960 1200 | 1340 1100 1060 | 2610 980 1140 | 1908 1040 1190 | 1660 1120 1010 | 2030 970 1200 | 1420 1320 1090 | 1390 1220 1050 | 1140 1000 987 | 1750 1030 999 |

Задача 5

Для очистки дымовых газов от уноса применили циклон, в который дымовые газы подают со скоростью . Рассчитать производительность циклона (в м3/ч) по данным табл. 5 при диаметре цилиндрической части корпуса циклона D.

Таблица 5

| Параметры | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| , м/с D, мм | 12 300 | 14 350 | 16 400 | 18 500 | 20 600 | 22 700 | 24 800 | 26 900 | 28 1000 | 30 1100 |

КУРСОВАЯ РАБОТА

Курсовая работа выполняется студентом в соответствии с приведенными ниже темами.

Тема курсовой работы определяется последней цифрой зачетной книжки студента:

0 - щековая дробилка с простым движением щеки;

1  - щековая дробилка со сложным движением щеки;

2 - валковая дробилка;

3 - роторная дробилка;

4 - молотковая дробилка;

5 - шаровая мельница;

6 - смеситель непрерывного действия;

7 - роторный смеситель;

8 - виброгрохот;

9 - воздушный сепаратор.

Курсовые работы, выполненные не по своему варианту, будут возвращаться студенту без просмотра.

Объем курсовой работы

Курсовая работа содержит:

1) графическую часть, состоящую из 2-х листов формата А1;

2) расчетно-пояснительную записку объемом 20-25 страниц формата А4.

При выполнении курсовой работы необходимо пользоваться ГОСТами, Единой системой конструкторской документации (ЕСКД) и Международной системой единиц (СИ).

Графическая часть содержит:

1-й лист - сборочный чертеж общего вида с необходимыми разрезами и технической характеристикой исследуемой машины;

2-й лист - графики зависимостей, полученные в п. 7 расчетно-пояснительной записки (см. далее) с необходимыми формулами и пояснениями к ним.

Расчетно-пояснительная записка должна содержать следующее:

1)  титульный лист;

2)  оглавление;

3)  введение;

4)  описание конструкции и принципа действия исследуемой машины;

5)   законы и закономерности, описывающие процессы, протекающие в исследуемой машине;

6) расчет основных эксплуатационно-технологических параметров исследуемой машины;

7) исследование влияния основных факторов на эксплуатационно-технологические параметры машины методом численного эксперимента;

8)  выводы по курсовой работе;

9)  список используемой литературы;

10)  спецификацию к сборочному чертежу.

На титульном листе курсовой работы необходимо указать: ведомственную принадлежность и наименование высшего учебного заведения; кафедру; предмет, по которому выполняется курсовая работа; тему работы; группу, фамилию, имя и отчество студента; фамилию; имя и отчество преподавателя, принявшего курсовую работу; город местонахождения вуза и год выполнения курсовой работы. Образец титульного листа приведен в приложении.

Оглавление составляется по порядку изложения разделов с обязательным указанием страницы начала каждого раздела курсовой работы. Следует учесть, что разделы "Введение" и "Список используемой литературы" не нумеруются.

Во введении следует изложить общее состояние вопроса в промышленности строительных материалов, применительно к теме курсовой работы, а также рассмотреть перспективы и направления развития ПСМ как отрасли, определяющей развитие строительной индустрии в целом в современных экономических условиях.

В разделе "Описание конструкции и принципа действия исследуемой машины" следует представить классификацию того класса оборудования, к которому относится исследуемая машина. Описание конструкции и принципа действия машины излагается с использованием необходимых схем и эскизов с обязательной нумерацией позиций и ссылкой на них по тексту описания.

В разделе "Законы и закономерности, описывающие процессы, протекающие в исследуемой машине" излагаются полные формулировки законов и закономерностей, описывающих процессы, протекающие в исследуемой машине с необходимыми математическими формулами и выкладками.

В следующем разделе необходимо выполнить расчет основных эксплуатационно-технологических параметров исследуемой машины: производительности, потребляемой мощности, числа оборотов, угла захвата и т.п.

В разделе "Исследование влияния основных факторов на эксплуатационно-технологические параметры машины методом численного эксперимента" студент должен, взяв за основу расчеты одного или нескольких эксплуатационных параметров, рассмотренных в предыдущем разделе, изменяя одно из значений, входящих в формулу для расчета, получить результаты численного эксперимента. По полученным данным строятся графические зависимости. Таких графических зависимостей должно быть не менее четырех.

Пример расчета.

Для конусных дробилок с консольным валом производительность определяется по формуле, кг/ч

где  - размер выходящих кусков, м;

- расчетная длина зоны параллельности, из справочной литературы [5]

±0,08;

- диаметр дробящего конуса, м;

- коэффициент разрыхления, равный 0,23 ...0,6;

- плотность материала, кг/м3;

- число оборотов вертикального вала, рассчитанное по формуле

где  - угол наклона образующей дробящего конуса, равный 39 ... 40°;

- коэффициент трения материала о поверхность конусов, равный 0,35.

Тогда для конусной дробилки с консольным валом типа КСД-900Б с диаметром основания внутреннего (дробящего) конуса =0,9 м

.

Производительность для дробилки КСД-900Б при а=15 мм для известняка средней плотности с  = 2630 кг/м3

кг/ч=62 т/ч.

Анализ значений, входящих в формулу для расчета производительности конусной дробилки показывает, что к варьируемым факторам, влияющим на изменение производительности, можно отнести:

-  размер выходящих кусков измельченного материала а;

-  коэффициент разрыхления ;

-  плотность материала .

Задавшись пределами изменения для этих факторов, можно проследить зависимость изменения производительности от, например, плотности материала. Результаты расчетов сведены в табл. 6.

Таблица 6

| Материал | кг/м3 | Q, кг/ч |
| --- | --- | --- |
| Мягкий мергель | 1900 | 44650 |
| Песчанник | 2280 | 53580 |
| Известняк средней плотности | 2630 | 61807 |
| Мартеновский шлак | 2800 | 65800 |

По полученным данным строится графическая зависимость Q=f()

Аналогичным образом определяются варьируемые факторы и производятся расчеты для эксплуатационно-технологических параметров, принятых к исследованию.

В разделе "Выводы по курсовой работе" обобщаются все данные, полученные в каждом из предыдущих разделов, и делаются выводы по технологическим и эксплуатационным параметрам и возможностям их приведения к рациональным значениям.

В разделе "Список используемой литературы" приводится полный перечень учебной и научной литературы, использовавшейся студентом в процессе выполнения курсовой работы. Список составляется в алфавитном порядке фамилий авторов.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова Кафедра механического оборудования КУРСОВАЯ РАБОТА по курсу «Процессы в производстве строительных материалов» на тему «Исследование процесса измельчения в конусной дробилке КСД-900Б» Выполнил: студент гр. Принял: к.т.н., доцент Семикопенко И.А. Белгород 2006

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы на тестовые вопросы прилагаются к выполненным контрольным заданиям.

1. Степенью непрерывности процесса называется:

а) отношение периода процесса к продолжительности процесса;

б) суммарное время всех стадий процесса;

в) отношение продолжительности процесса к периоду процесса.

2. Периодом процесса называется:

а) время, необходимое для завершения всех стадий процесса;

б) время от начала загрузки исходного материала до начала загрузки материала последующей партии;

в) время отдельных стадий процесса.

3.Интенсивность протекания процесса:

а) пропорциональна движущей силе и обратно пропорциональна сопротивлению;

б) пропорциональна сопротивлению и обратно пропорциональна движущей силе;

в) прямо пропорциональна движущей силе и сопротивлению протекания процесса.

4. Прочностью называется:

а) способность материала сопротивляться проникновению в него другого материала.

б) свойство материала, сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, вызванных действием внешних нагрузок;

в) способность тел разрушаться при механическом воздействии без заметной пластической деформации.

5. Экспериментом называется:

а) наблюдение за объектом без вмешательства в его поведение;

б) активное воздействие на объект с планомерным изменением условий с целью получения эффекта;

в) математическое описание объекта.

6.Твёрдостью называется:

а) способность материала сопротивляться проникновению в него другого материала.

б) свойство материала, сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, вызванных действием внешних нагрузок;

в) способность тел разрушаться при механическом воздействии без заметной пластической деформации.

7.Хрупкостью называется:

а) способность материала сопротивляться проникновению в него другого материала.

б) свойство материала, сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, вызванных действием внешних нагрузок;

в) способность тел разрушаться при механическом воздействии без заметной пластической деформации.

8. Углом откоса называется:

а) угол между осью и радиусом основания конуса, которым представлена горка сыпучего материала;

б) угол между вертикалью и образующей конуса, которым представлена горка сыпучего материала;

в) угол между плоскостью, на которой покоится насыпанный горкой материал и касательной к ее боковой стороне.

9. Дроблением называется:

а) измельчение с продуктом более 500мм;

б) измельчение с продуктом более 5 мм;

в) измельчение с продуктом более 1 мм.

10. Помолом называется:

а) измельчение с продуктом менее 10 мм;

б) измельчение с продуктом менее 5 мм;

в) измельчение с продуктом от 0 до 500 мкм.

11. Эффективность работы измельчителя оценивается:

а) расходом энергии на единицу измельчаемого материала;

б) временем измельчения;

в) скоростью протекания процесса.

12. Прочные материалы целесообразно  измельчать:

а) раскалыванием;

б) истиранием;

в) раздавливанием.

13. Критерии Коши характеризует соотношение между:

а) упругими и инерционными силами;

б) силами трения и силами тяжести;

в) центробежными и гравитационными силами.

14. Критерий Фруда определяет подобие перемещений под действием сил:

а) трения;

б) тяжести;

в) упругости.

15. Удельной поверхностной энергией называется:

а) сила, отнесённая к единице длины;

б) избыточная энергия, отнесенная к единице поверхности;

в) работа, выполненная в единицу времени.

16. Энергией решетки называется:

а) потенциальная энергия, учитывающая действие сил притяжения и отталкивания;

б) сила взаимодействия между элементами кристаллической решетки;

в) работа, которую необходимо затратить для разрушения решетки.

17.Теоретическая прочность материалов зависит:

а) от величины сил взаимодействия между ионами, атомами или молекулами;

б) от наличия дефектов кристаллической структуры;

в) от температуры исследуемого материала.

18.Реальная прочность твердых тел:

а) выше теоретической;

б) ниже теоретической;

в) равна теоретической.

19. Дифференциальное уравнение Чарльза определяет соотношение:

а) между размерами частиц и их твёрдостью;

б) между прочностью частиц и их влажностью;

в) между удельной поверхностью измельченного продукта и величиной энергии, затраченной на измельчение.

20. Степень измельчения - это отношение:

а) усилий, затраченных на измельчение;

б) размеров частиц исходного сырья и готового продукта;

в) прочностных показателей.

21. От каких факторов зависит удельная поверхность рыхлого материала:

а) размера частиц готового продукта;

б) прочности частиц;

в) твердости частиц

22.  Какие параметры влияют на частоту вращения барабанного грохота:

а) размер отверстий;

б) радиус барабана;

в) тип привода.

23. Если количество сит равно n, то количество получаемых сортов:

а) n;

б) n – 1;

в) n + 1.

24. С повышением влажности материала эффективность грохочения:

а) понижается;

б) повышается;

в) остается неизменной.

25. Угол отрыва в барабанном грохоте равен:

а) 30 градусов;

б) 45 градусов;

в) 50 градусов.

26. Угол трения в барабанном грохоте равен:

а) 30 градусов;

б) 35 градусов;

в) 40 градусов.

27. Абразивностью называется:

а) способность перерабатываемого материала измельчаться за счет истирания;

б) способность перерабатываемого материала изнашивать рабочие органы машин;

в) способность измельчаемого материала налипать на рабочую поверхность ударных элементов.

28. Разрыхляемостью грунтов называется:

а) свойство горных пород увеличиваться в объеме при их добыче и дроблении;

б) свойство горных пород уменьшаться в объеме при их добыче и дроблении;

в) свойство горных пород измельчаться при увеличении нагрузки.

29. Эффективность работы измельчителя оценивается:

а) расходом энергии на единицу измельчаемого материала;

б) временем измельчения;

в) производительностью измельчителя.

30. Какие параметры влияют на качество грохочения:

а) толщина слоя материала на грохоте;

б) твёрдость материала;

в) прочность материала;

г) температура воздуха;

31. От каких параметров зависит скорость движения частицы материала по ситу:

а) геометрическая форма просеивающей поверхности;

б) размер отверстий сита;

в) твердость частицы;

г) прочность частицы.

32. Колосники представляют собой:

а) листовые решета;

б) проволочные сита;

в) стержни трапециевидного сечения.

33. Барабанные грохоты устанавливают с углом наклона:

а) 0 градусов;

б) 4-7 градусов;

в) 12-15 градусов.

34. От каких параметров зависит частота вращения барабанного грохота:

а) длина барабана;

б) радиус барабана;

в) размер отверстия.

35. Ситовой анализ применяется для материалов с размером частиц:

а) 0,01мм;

б) 0,04мм;

в) 0,1мм.

36. Седиментационный анализ применяется для материалов с размером частиц:

а) 1-10 мкм;

б) 5-50 мкм;

в) 100-500 мкм.

37. Шликером называется:

а) известково- песчаная смесь;

б) водная суспензия глины в сметанообразном состоянии;

в) сырье для получения цемента.

38. Частота вращения центрифуги должна быть:

а) ниже критической;

б) равна критической;

в) выше критической.

39. Под действием каких сил происходит выделение пыли в мокрых пылеуловителях:

а) сил тяжести;

б) сил трения;

в) сил сопротивления среды.

40. От каких параметров зависит эффективность работы отстойника:

а) размера частиц;

б) температуры частиц;

в) абразивности  материала;

г) твёрдости частиц.

41. Критерий разделения циклона определяется:

а) отношением силы тяжести к силе трения;

б) отношением центробежной силы к силе тяжести;

в) отношением силы трения к силе инерции.

42. Предел прочности материала на сжатие является функцией:

а) твёрдости;

б) плотности;

в) влажности;

г) крупности.

43. Частота колебаний виброплощадки определяется:

а) плотности смеси;

б) влажностью смеси;

в) объёмом смеси;

г) вязкостью смеси.

44. Циклоны  служат для:

а) осаждения под действием инерционных сил;

б) осаждения под действием сил тяжести;

в) осаждения под действием электростатических сил.

45.  От каких параметров зависит частота вращения центрифуги:

а) радиуса изделия;

б) плотности бетона;

в) длины формы;

г) прочности изделия.

46. С увеличением влажности массы давление прессования:

а) увеличивается;

б) уменьшается;

в) остается неизменным.

47. Степень очистки газа  в пылеосадительной камере равна:

а) 20 %;

б) 40%;

в) 60%;

д) 80%.

48. Степень очистки рукавных фильтров составляет:

а) 50-55%;

б) 75-78%;

в) 94-97%.

49. Температура газа, очищаемого в рукавном фильтре, не должна превышать:

а) 20 градусов;

б) 90 градусов;

в) 150 градусов.

50. Температура газа, очищаемого в зернистом фильтре, не должна превышать:

а) 90 градусов;

б) 150 градусов;

в) 350 градусов.

51. Степень очистки в циклоне составляет:

а) 40-50%;

б) 70-80%;

в) 90-95%.

52. Максимальный размер отделяемых частиц в отстойнике равен:

а) 2…3 мкм;

б) 5…10 мкм;

в) 20…30 мкм.

53.  Сыпучесть материала –это  свойство, связанное:

а) с температурой материала;

б) с прочностью материала;

в) с углом естественного откоса;

г) с твёрдостью материала.

54. Под эффективностью смешивания понимается:

а) получение идеальной смеси;

б) однородность смеси;

в) интенсивность процесса образования смеси.

55. ПАВ называется:

а) вещество, повышающее влажность исходного сырья;

б) вещество, упрочняющее частицы исходного сырья;

в) вещество, молекулы которого легко адсорбируются на внешней поверхности твердого тела и снижают поверхностную энергию.

56.  В циклонном теплообменнике сырьевая мука находится:

а) – 20 мин;

б) – 5 мин;

в) – 20 – 25 с;

г) – ≈ 5с.

- Особо легкие бетоны применяются:

а) – для экономии вяжущего;

б) – для снижения теплопотерь;

в) – печи оборудуются внутрипечными теплообменными устройствами;

г) – для облегчения строительства.

58. Класс бетона – это:

а) – плотность бетона;

б) – твердость бетона;

в) – прочность бетона;

г) – вес бетона.

59. Назовите способ уплотнения бетонных смесей, в котором уплотнение поверхности осуществляется роликами, многократно движущимися по одной и той же поверхности.

а) – прокат;

б) – укатка;

в) – вибропрокат;

г) – имплозивное формование.

60. Основной характеристикой вибраторов является:

а) – частота колебаний;

б) – амплитуда колебаний;

в) – масса дебалансов;

г) – кинетический момент дебалансов.

61. Виброплощадки с круговыми колебаниями работают:

а) – в дорезонансном режиме;

б) – в резонансном режиме;

в) – в зарезонансном режиме при  ωв/ω0 = 3…5;

г) – в далеко зарезонансном режиме.

62. Вертикально направленные колебания в виброплощадках создаются:

а) – вертикально направленными пружинами;

б) – двумя одинаковыми вибраторами, работающими синхронно и синфазно;

в) – за счет направляющих, на которых установлен  виброблок;

г) – специальной конструкцией дебалансных валов.

63. В виброударных виброплощадках с горизонтально направленными колебаниями ударный режим создается за счет:

а) – зазора между ударником и упругим ограничителем, который меньше амплитуды колебаний;

б) – специальной конструкции вибратора;

в) – удара формы о плиту;

г) – удара плиты о виброголовник.

64. Собственная частота колебаний виброплощадки зависит от:

а) – формы дебалансов;

б) – жесткости упругих опор;

в) – вынужденных колебаний вибратора;

г) – амплитуды колебаний системы.

65. Каким образом в свободнороликовой центрифуге согласуются угловые скорости вращения ведущих валов на конических формах?

а) – установкой одинаковых бандажей;

б) – установкой разных роликов;

в) – разными приводами на приводные ролики;

г) – при помощи дифференциального механизма.

66.  Каким образом происходит передача вращения формы в осевых центрифугах?

а) – при помощи бабок;

б) – планшайбами;

в) – при помощи шпинделей.

67. Требуемое качество уплотнения бетонной смеси в центрифугах достигается при:

а) – частоте вращения в 3 – 4 раза больше, чем частота вращения формы при распределении бетонной смеси;

б) – при скорости вращения формы до 20 м/с;

в) – при давлении на смесь при вращении формы в 100 кПа;

г) – своевременном удалении шлама из  полости формы.

68. Напорные железобетонные трубы изготавливаются:

а) – виброгидропрессованием;

б) – центрифугированием;

в) – радиальным прессованием;

г) – центробежным прокатом.

69. При полусухом прессовании керамических масс давление прессования достигает:

а) – 0,20 – 2,0 МПа;

б) – 20 – 20 МПа;

в) – 80 – 100 МПа;

г) – 150  – 200 МПа.

70. Варка стекла происходит при температуре:

а) – 1200 – 1300 0С;

б) – 1300 – 1400 0С;

в) – 1400 – 1500 0С;

г) – 1600 – 1700 0С.

71. Прокатывание листового стекла осуществляется:

а) – между рядами роликов;

б) – между двух вибрирующих поверхностей;

в) – между двух изогнутых поверхностей;

г) – между двух вращающихся навстречу друг другу роликов.

72. Флоат – способ производства стекла заключается в производстве:

а) – фасонных стекольных изделий;

б) – вытягивании листового стекла;

в) – растекании расплава по горизонтальной поверхности;

г) – выдувании листового стекла через лодочку.

73. Машина ВВС предназначена для:

а) – вытягивания листового стекла;

б) – его прокатывания;

в) – растекания расплава по горизонтальной поверхности;

г) – прессования изделий.

74. Регулирование температурного режима в машине ВВС осуществляется при помощи:

а) – топок, расположенных в нижней части машины;

б) – газовых каналов, расположенных в стене;

в) – ТЭНов, расположенных по периметру подмашинной камеры;

г) – подачей перегретого пара в подмашинное пространство.

75. В машине ВВС лента стекла поднимается с помощью:

а) – захватов, расположенных по краям ленты стекла;

б – двух барабанов, расположенных в верхней части машины;

в) – парных роликов.

76. Привод машины ВВС осуществляется:

а) – на каждый ролик через систему карданов;

б) – отдельным приводом на каждую пару роликов;

в) – на часть роликов через систему карданов, а на часть от них через цепные передачи;

г) – на нижние ролики, которые являются тянущими, а верхние ролики остаются поддерживающими.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1.Промышленность строительных материалов. Общие положения.

2.Технология. Технологические процессы. Структура технологического процесса. Технологические операции.

3.Классификация технологических процессов.

4. Общие принципы анализа элементарных процессов. Уравнение Ньютона. Уравнение Фика. Закон Ома. Уравнение Бернулли.

5.Подобие и моделирование систем и процессов. Системный анализ.

6.Подобные системы тел. Геометрически подобные объекты.

7.Подобие в механических системах.

8. Критерии подобия. Критерии Ньютона, Фруда, Коши.

9.Структура процесса моделирования.

10. Теоретическая прочность материала. Закон Кулона. Закон Борна.

11. Удельная поверхностная энергия.

12. Реальная прочность материала.

13.Дефекты кристаллической решетки. Виды дефектов.

14. Процессы измельчения. Дробление и помол.

15.Свойства материалов, влияющие на процесс измельчения.

16.Степень измельчения.

17.Законы измельчения. Закон Риттингера.

18. Закон Кирпичева – Кика.

19. Закон Ребиндера.

20. Закон Бонда.

21. Виды измельчения. Классификация измельчителей.

22. Схемы измельчения.

23. Щековые дробилки. Определение угла захвата.

24.Валковые дробилки. Определение угла захвата.

25. Дробилки ударного действия. Молотковые дробилки и мельницы.

26. Расчет основных параметров молотковых и роторных дробилок.

27.Шаровые мельницы. Классификация.

28. Шаровые мельницы. Теория помола.

29. Шаровые мельницы. Угол отрыва. Критическая частота вращения.

### 30.Среднеходные мельницы. Валковые среднеходные мельницы. 31.Дезинтеграторы. Схема движения материала в камере помола.

### 32.Струйные мельницы. Расчет основных параметров.

### 33.Вибрационные мельницы. Классификация.

34.Инерционные вибромельницы. Основы расчета.

35.Гирационные вибромельницы.

36.Удельная поверхность измельченного тела.

37. Энергия, затраченная на измельчение. Дифференциальное уравнение Чарльза.

38.Кинетика измельчения. Закон кинетики измельчения.

39.Классификация материала. Способы классификации.

40.Эффективность грохочения.

41.Классификация процессов грохочения.

42.Типы грохотов и схемы грохочения.

43.Колосниковые грохоты.

44. Плоские качающиеся грохоты.

45. Вибрационные грохоты.

46.Барабанные грохоты. Определение частоты вращения.

47. Режимы движения сит (решет).

48.Схема для определения движения частиц по ситу.

49.Характеристика крупности материала.

50.Гранулометрический состав.

51.Способы определения гранулометрического состава.

52.Процессы смешения материалов.

53. Насыпная плотность материала. Угол естественного откоса. Угол внутреннего трения.

54.Основные типы смесителей.

55.Оценка однородности смеси.

56.Идеальные и реальные смеси.

57.Кинетика смешения.

58.Закон диффузии.

59.Процессы формования.

60.Виброформование.

61.Схемы вибрирования.

62.Элементы расчета виброплощадок.

63.Процесс центробежного формования.

64.Схемы центрифуг.

65.Процесс прессования. Общее давление прессования.

66. Изменение геометрии массы в процессе прессования.

67. Кривая осадки сырца.

68.Кривая изменения высоты сырца.

69.Изменение давления по высоте сырца.

70.Расчетная схема процесса прессования.

71.Пластическое формование (экструзия). Схема шнекового пресса.

72.Шликерное литье. Схема набора черепка.

73.Формование листового стекла. Схема формования листового стекла.

74.Схема машины ВВС.

75.Формование прокатыванием.

76.Способ формования полированного стекла (флоат – процесс).

77.Схема формования флоат – стекла.

78.Процессы сепарации двухфазных потоков. Гравитационная сепарация.

79.Схема осаждения частиц в жидкости.

80.Отстойник для разделения эмульсий.

81.Сепарация под действием инерционных и центробежных сил.

82.Схема жалюзийного осадителя. Схема циклона. Критерий разделения.

83.Мокрое (адсорбционное) пылеулавливание. Схема насадочного скруббера.

84.Электрофильтры.

85.Пластинчатые питатели.

86. Ленточные питатели. Тарельчатые питатели. Шнековые питатели.

87. Адгезия, когезия, аутогезия.

88. Адсорбция, абсорбция.

89.Процессы термической обработки в печах. Температурные зоны печи.

90. Движение материала и газов в печи.

91. Распределение тепла и теплообмен в печи.

92. Расчет производительностей печи.

93.Интенсификация твердения железобетонных изделий.

94.Основные способы твердения железобетонных изделий.

95. Процессы охлаждения в охладителях.

96.Охлаждение в колосниковых и планетарных охладителях.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.	Еремин Н.Ф. Процессы и аппараты в технологии строительных материалов. – М.: Высшая школа, 1986. – 260с.

2. 	Борщ И.М. и др. Процессы и аппараты в технологии строительных  материалов. –Киев: Вища школа, 1981. – 296с.

3.	Андреев С.Е., Петров В.А., Зверевич В.В. Дробление, измельчение и 	грохочение полезных ископаемых. – М.: Недра,1980. – 414с.

4.	Силенок С. Г. Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций – М.: Машиностроение, 1990. – 416с.

5.	Доманский И.В. и др. Машины и аппараты химических производств.	 – Санкт- Петербург: Политехника, 1992.- 324с.

6.     Константопуло Г.С. Примеры и задачи по механическому оборудованию заводов. – М.: Высшая школа, 1975. – 283с.

- Сапожников М.Я. Атлас конструкций машин и оборудования строительных материалов. – М.: Стройиздат, 1980. – 283с.

- Шутов А.И., Уваров В.А., Трондин А.Н. Процессы в производстве строительных материалов. (учебное пособие). – Белгород: БелГТАСМ,1996. –71с.

- Уваров В.А., Семикопенко И.А., Чемеричко Г.И. Процессы в производстве строительных материалов (учебное пособие). – Белгород: БелГТАСМ,2002. –120с.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ...........................................................................................        4

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССАХ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХМАТЕРИЛОВ......................................................................     6

1.1. Структура технологического процесса, понятие о технологии, вспомогательные и основные технологические процессы.........................      6

1.2. Классификация процессов...........................................................          8

1.3. Общие принципы анализа и расчета элементарных процессов        14

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНОГО СЫРЬЯ................................      19

2.1. Классификация исходного сырья по составу и структуре……        19

2.2.Физические свойства материалов, влияющие на параметры процессов их переработки...............................................................................        23

3. ПОДОБИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ И ПРОЦЕССОВ..       25

3.1. Основы системного анализа и понятие модели    .......................      25

3.2. Классификация моделей..................................................................     28

3.3. Структура процесса моделирования..............................................     30

3.4.Теоремы подобия..............................................................................     32

3.5. Критерии механического подобия..................................................    36

4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ    39

4.1. Теоретическая и истинная прочность материала.........................     39

4.2. Дефекты структуры и их влияние на прочность и твердость материалов………………………………………………………………….       43

4.3. Влияние физико-химической активации на прочность твердого тела……………………………………………………………………….       46

5. ПРОЦЕССЫ ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛО………………………………………………………………………       48

5.1. Назначение и методы измельчения..............................................       48

5.2. Исходное сырье и его основные свойства....................................      49

5.3. Характеристики качества измельчения.........................................     51

5.4. Основные законы измельчения.....................................................      52

5.5. Виды измельчения. Классификация измельчителей…………..       56

5.6. Особенности порошков тонкого помола......................................      60

5.7. Кинетика измельчения при помоле материалов..........................      62

5.8. Влияние среды на процессы измельчения....................................     64

6. КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ.............................................     67

6.1. Схема от мелкого к крупному........................................................     67

6.2. Схема от крупного к мелкому.........................................................     68

6.3. Схема комбинированного грохочения..........................................      69

6.4. Просеивающие поверхности..........................................................      71

6.5. Грохоты............................................................................................      71

6.5.1. Колосниковые грохоты...............................................................      72

6.5.2. Плоские качающиеся грохоты....................................................      73

6.5.3. Вибрационные грохоты................................................................     73

6.5.4. Барабанные грохоты.....................................................................     74

6.6. Характеристика крупности материалов.........................................     76

6.7. Способы определения гранулометрического состава...................    78

6.8. Гидравлическая классификация и воздушная сепарация……….    78

7. ПРОЦЕССЫ ФОРМОВАНИЯ............................................................    80

7.1. Виброформование.............................................................................    80

7.2. Процесс центробежного формования.............................................    84

7.3. Процесс прессования........................................................................    86

7.4. Экструзия (пластическое формование)..........................................     93

7.5. Шликерное литье.............................................................................     94

7.6. Формование листового стекла........................................................     95

7.6.1. Вертикальное вытягивание стекла (ВВС)...................................     95

7.6.2. Формование стекла прокатыванием...........................................      97

7.6.3. Формование полированного стекла (флоатпроцесс)…………       92

8. ПРОЦЕССЫ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ И СЕПАРАЦИЯ (РАЗДЕЛЕНИЕ) ДВУХФАЗНЫХ СРЕД…………………..     100

8.1. Пылеосадительные камеры............................................................   100

8.2. Фильтрование газовых систем......................................................    102

8.3. Зернистые фильтры.......................................................................     103

8.4. Электрофильтры............................................................................     105

8.5. Мокрая очистка газов.....................................................................    106

8.6. Гравитационная сепарация............................................................    110

8.7. Сепарация под действием инерционных и центробежных сил..    113

9. СМЕШИВАНИЕ МАТЕРИЛОВ...................................................       116

9.1. Процесс и кинетика смешивания материалов............................      116

9.2. Критерии оценки качества смешивания......................................     117

9.3. Свойства материалов, влияющие на процесс смешивания……     122

9.4. Способы смешивания и классификация оборудования……….     124

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА…………………………………………..      127

КУРСОВАЯ РАБОТА………………………………………………...     130

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ……………………………………………..      136

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ………………………………..     140

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ..............................      149