ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ

Белгородский государственный технологический университет

им. В.Г. Шухова

##### СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  И  ИЗДЕЛИЯ

Методические указания к выполнению лабораторных работ и

расчетно-графических заданий

Белгород 2005

УДК 691

ББК З8.3

М54

Составитель Аксенова Л.Л., канд. техн. наук, доц.

Строительные материалы и изделия. Методические указания/Сост. Л. Л. М54  Аксенова. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2005. – 35 с.

В методических указаниях описаны методы проведения испытаний строительных материалов, представлены варианты расчетно-графических заданий и методики их выполнения.

Методические указания предназначены для студентов специальности.

### УДК 691

ББК 38

Ó   Белгородский государственный

технологический университет

(БГТУ) им. В.Г. Шухова, 2005

###### Лабораторная работа №1

Физические свойства строительных материалов

Строительные материалы, применяемые при возведении зданий и сооружений, характеризуются разнообразными свойствами, которые определяют качество материалов и области их применения. По ряду признаков основные свойства строительных материалов могут быть разделены на физические и механические.

Физические свойства материала характеризуют его строение или отношение к физическим процессам окружающей среды. К этим свойствам принято относить:

- параметры состояния – истинную, относительную, среднюю и насыпную плотность;

- структурные характеристики – пористость; коэффициент пористости, открытая и за-

крытую пористость;

- гидрофизические свойства – гигроскопичность, водопоглощение, коэффициент раз-

мягчения; водопроницаемость, газо- и паропроницаемость, морозостойкость;

- теплофизические свойства – теплоемкость, теплопроводность, огнеупорность, огне-

стойкость, коэффициент линейного температурного расширения.

Аппаратура и материалы: весы технические, пикнометр вместимостью 50...10 мл типа ПЖ-2 или ПТ, ступка фарфоровая или агатовая, сито с сеткой № 02 (размер ячеек в свету 0,2 мм), сушильный шкаф, позволяющий поддерживать температуру 105...110°С, водяная или песчаная баня, термометр, металлическая линейка, мерный цилиндр 500...1000 мл, металлическая мерная емкость, парафин технический, стальная игла, керамзитовый гравий, образцы глиняного кирпича обыкновенного, тяжелого бетона или растворного камня, вода.

- Определение истинной плотности

Истинная плотность – отношение массы к объему материала в абсолютно плотном состоянии, т. е. без пор и пустот.

Чтобы определить истинную плотность р (кг/м3, г/м3) необходимо массу материала (образца) m (кг, г) разделить на абсолютный объем Vа (м3, см3), занимаемый самим материалом (без пор):

ρи = m / Vа

Определение истинной плотности производится на образце глиняного кирпича обыкновенного. От образца керамического кирпича, высушенного до постоянной массы при температуре 105 - 110°С, отделяют небольшую часть массой около 30 г, измельчают в ступке и просеивают через сито № 02.

От приготовленной пробы берут навеску массой 10 г, высыпают ее в чистый, предварительно взвешенный и высушенный пикнометр (рис 1) и взвешивают.

В пикнометр с навеской заливают дистиллированную воду до половины объема и кипятят на водяной или песчаной бане в течение 15...20 мин для удаления пузырьков воздуха.

После удаления воздуха пикнометр охлаждают в воде до температуры 20±0,5 °С и доливают до метки дистиллированной водой, после чего тщательно вытирают от остатков воды и немедленно взвешивают.

Рис. 1.1. Пикнометр

Затем пикнометр освобождают от содержимого, промывают водой, заполняют дистиллированной водой до метки, выдерживают в водяной ванне до температуры 20±0,5 °C и снова взвешивают. Истинную плотность определяют по формуле, г/ см3

ρи = mρв(m4−m1)−(m3−m2);

где m – масса навески; m1 – масса пикнометра; m2 = – масса пикнометра с навеской; m3 – масса пикнометра с навеской и водой; m4 – масса пикнометра с водой, г; rв – плотность воды

Истинную плотность определяют для двух навесок и вычисляют как среднее арифметическое с точностью до 0,1г/см3.

- Определение средней плотности

Средняя плотность - физическая величина, определяемая отношением массы образца материала ко всему занимаемому им объему, включая имеющиеся в нем поры и пустоты.

Среднюю плотность (кг/м3, г/см3) вычисляют по формуле:

ρср=mv;

где m - масса материала в естественном состоянии, кг или г; v - объем материала в естественном состоянии, м3 или см3.

Средняя плотность не является величиной постоянной и изменяется в зависимости от пористости материала. Искусственные материалы можно получать с необходимой средней плотностью, например, меняя пористость, получают бетон тяжелый со средней плотностью 1800...2500 кг/м3 или легкий со средней плотностью 500...1800 кг/м3.

На величину средней плотности влияет влажность материала, чем выше влажность, тем больше средняя плотность. Среднюю плотность материалов необходимо знать для расчета их пористости, теплопроводности, теплоемкости, прочности конструкций (с учетом собственной массы) и подсчета стоимости перевозок материалов.

У большинства строительных материалов имеются поры, поэтому средняя плотность у них всегда меньше истинной плотности. Лишь у плотных материалов (стали, стекла, битума и др.) истинная и средняя плотности практически равны, так как объем внутренних пор у них весьма мал.

2.1. Определение средней плотности образцов правильной геометрической формы

Определение средней плотности производится на образцах кирпича глиняного обыкновенного.

Высушенный до постоянной массы образец кирпича, соответствующий по форме, внешнему виду и размерам требованиям ГОСТ 530-80, измеряют металлической линейкой с точностью до 1 мм и вычисляют его объем, затем образец взвешивают с точностью до 1 г.

Среднюю плотность рассчитывают по формуле г/см3 (кг/м3):

ρср=ml⋅b⋅h ;

где m – масса стандартного кирпича, г; l –  длина кирпича, см; b – ширина кирпича, см; h – высота кирпича, см.

2.2. Определение средней плотности образцов неправильной геометрической формы

Если образец имеет неправильную геометрическую форму, то при определении плотности применяют метод, основанный на вытеснении образцом из сосуда воды, в которую его погружают.

Определяют массу образца взвешиванием с точностью до 0,1 г. Образцы покрывают расплавленным при температуре 75...85 °С парафином путем погружения в него образца.

Образующиеся на парафиновой пленке пузырьки или трещины удаляют при помощи горячей иглы. После парафинирования образец вторично взвешивают. Затем образец погружают в мерный цилиндр, с водой и определяют объем вытесненной воды.

Среднюю плотность образца вычисляют по формуле, г/м3 (кг/м3):

ρср=mv1−m1−mρп

где m – масса образца, не покрытого парафином, г; m1 – покрытого парафином, г; v1 – объем воды, вытесненной образцом, покрытым парафином, см3; rn – средняя плотность парафина, г/см3.

Среднюю плотность определяют как среднее арифметическое результатов испытаний 2-х образцов.

- Определение насыпной плотности

Для сыпучих материалов (цемент, песок, щебень, гравий и др.) определяют насыпную плотность. В объем таких материалов включают не только поры в самом материале, но и пустоты между зернами или кусками материала. Для определения насыпной плотности используют прибор (рис. 1.2), который представляет собой стандартную воронку в виде усеченного конуса (3).

Внизу конус переходит в трубку диаметром 20 мм с задвижкой (/). Под трубкой устанавливают заранее взвешенный мерный цилиндр (2) вместимостью 1 л.

В воронку насыпают сухой песок, затем открывают задвижку и заполняют цилиндр с избытком, закрывают задвижку и металлической или деревянной линейкой срезают излишек материала. Затем цилиндр с материалом взвешивают с точностью до 1 г.

Рис. 1.2. Стандартная воронка

Плотность песка в рыхло-насыпанном состоянии вычисляют по формуле кг/ м3

ρнас= m1−m2v

где m1 – масса цилиндра с материалом, г; m2 – то же, без материала, г; v – объем цилиндра, см3.

Окончательно насыпную плотность определяют как среднее арифметическое результатов

двух испытаний.

- Расчет пористости и пустотности

Пористостью материала называют степень заполнения его объема порами. Рассчитывают её в долях единицы по формуле для обыкновенного кирпича:

П = 1−ρcрρис;

или в процентах:

П = (1−ρcрρис) 100;

где рис – истинная плотность материала, г/см3, рср. – средняя плотность материала, г/см3.

Пористость различных строительных материалов колеблется в значительных пределах и составляет для кирпича 25...35 %, тяжелого бетона 5...10 %, газобетона 55. .85 %, пенопласта 95 %, пористость стекла и металла равна нулю.

Большое влияние на свойства материала оказывает не только величина пористости, но и размер и характер пор: мелких (до 0,1 мм) или крупных (от 0,1 до 2 мм), замкнутых или сообщающихся. Плотность и пористость в значительной степени определяют такие свойства материалов, как водопоглощение, водопроницаемость, морозостойкость, прочность, теплопроводность и др.

Пустотность - объем межзерновых пустот зернистых материалов. Пустоты – ячейки и полости, образующиеся между кусками рыхло насыпанного материала.

- Определение водопоглощения

Водопоглощение - это способность материала впитывать и удерживать воду в порах.

Вода заполняет поры и капилляры в материале, но так как часть из них все же оказывается недоступной для воды, а в порах, заполняемых водой, частично остается воздух, то по количеству воды, поглощаемой материалом, можно установить открытую пористость только приблизительно. Определяется водопоглощение по массе и объему.

Определение водопоглощения производят на образцах растворного камня. Образцы в количестве 3 шт. перед испытанием предварительно высушивают до постоянной массы. Взвешивание образцов производят после их остывания на воздухе.

Измеряют линейные размеры образцов линейкой и определяют их объем. Образцы укладывают в сосуд с водой с температурой 15...20 °С в один ряд так, чтобы уровень воды в нем был выше поверхности образцов на 2…10 см. Их выдерживают в воде 2 ч (по ГОСТ образцы должны быть выдержаны в воде 48 ч), Затем вынимают из воды, обтирают влажной тканью и немедленно взвешивают. Массу воды, вытекшей из образца на чашку весов, включают в массу насыщенного водой образца.

Водопоглощение рассчитывают по массе и по объёму по формулам, %:

по массе                            W = m1−mm 100;

по объёму                         W = m1−mv 100;

где m – масса сухого материала, г; m1 — масса насыщенного водой материала, г, v  - объем образца материала, см3.

Водопоглощение различных материалов колеблется в широких пределах. Например, массовое водопоглощение керамических плиток для полов не выше 4 %, керамического кирпича –

– 8...20 %, тяжелого бетона – 2...3 %, гранита – 0,5.. 0,8 %, а пористых теплоизоляционных материалов – выше 100%.

Насыщение материалов водой отрицательно влияет на их основные свойства: увеличивает среднюю плотность и теплопроводность, понижает прочность.

Пример выполнения лабораторной работы № 1

1.Определение истинной плотности  осуществляем в соответствии с методикой, изложенной пункте 1.

Определяем m = 10 г – массу навески; m1 =21 г – массу пикнометра; m2 = 31 г – массу пикнометра с навеской; m 3 = 126 г – массу пикнометра с навеской и водой; m4 = 120,46 г – массу пикнометра с водой, г; rв = 1г/см3  – плотность воды

ρи = 10⋅1(120.46−21)−(126−31)= 2,24 г/см3

Опыт необходимо повторить еще один раз, но уже с другой навеской. Окончательный результат вычисляется как среднее арифметическое значение результатов двух опытов.

2.1. Определение средней плотности образцов правильной геометрической формы проводим для стандартного кирпича в соответствии с методикой, изложенной в пункте 2.1.

Кирпич взвешиваем, m = 3352 г, обмеряем металлической линейкой: l = 25,1 см, b = 11,9 cм,

h = 6,5 cм

Рассчитываем среднюю плотность

ρср = 335225.1⋅11.9⋅6.5 = 1,73 г/см3;

Среднюю плотность определяют как среднее арифметическое результатов испытаний двух образцов.

2.2. Определение средней плотности образцов неправильной геометрической формы про-

водим для фрагмента обыкновенного керамического кирпича неправильной формы

Взвешиваем образец, m = 30 г. Покрываем его парафином и снова взвешиваем, m1 = 33 г.

Погружаем покрытый парафином образец в мерный сосуд с водой и определяем объем вытесненной воды, V1 = 20 см3. По справочным данным средняя плотность парафина rn = 0,93 г/см3.

С учетом полученных данных вычисляем среднюю плотность образца кирпича неправильной формы:

ρср=3020−33−300.93= 1,78 г/см3

Среднюю плотность определяют как среднее арифметическое результатов испытаний двух образцов.

- Определение насыпной плотности проводим для обычного песка в соответствии с мето-

дикой, изложенной в пункте 3

Взвешиваем мерный цилиндр, m2 = 200 г; заполняем цилиндр песком и снова взвешиваем, m1 = 1720 г; объем мерного цилиндра V = 1000 см3 .

Вычисляем плотность песка в рыхло-насыпанном состоянии

ρнас= 1720−2001000=1.52 г/см3

Насыпную плотность вычисляют как среднее арифметическое результатов не мене двух испытаний.

- Расчет пористости и пустотности

Рассчитаем пористость керамического кирпича, используя результаты ранее проведенных

опытов: ρср= 1,78 г/см3, ρи = 2,24г/см3

П = 11.782.24= 0,21;

или в процентах:

П =∙11.782.24 100 = 21 %

Рассчитаем пустотность песка на основании результатов ранее проведенных опытов

рнас =1,52 г/см3, ρср = 2,6 г/см3 (исходной горной породы по справочным данным)

Пу = (1−1.522.6)100 = 41,5%

- Определение водопоглощения проводим для образцов кубов размерами 7х7х7 см, изго-

товленных  из  мелкозернистого  бетона.  Масса  образца  до  выдерживания  в  воде  составила

m = 690 г, после выдерживания – 770 г.

Рассчитываем водопоглощение по массе

по массе                         Wм = 770−690690 100 = 11,6%;

по объёму                      Wо = 770−6907⋅7⋅7 100 = 23%;

Водопоглощение по массе и по объему вычисляют как среднее арифметическое результатов не мене трех испытаний.

# Лабораторная работа №2

## Механические свойства строительных материалов

Строительные материалы в процессе эксплуатации воспринимают те или иные нагрузки и подвергаются воздействию окружающей среды.

Механические воздействия, влияние влаги, температуры и некоторых других факторов вызывают деформации и внутренние напряжения в материале, которые могут приводить к его разрушению. Очень важно правильно оценивать точные характеристики прочностных и деформативных свойств применяемых материалов, называемых механическими свойствами.

Механические свойства характеризуют способность материала сопротивляться разрушающему или деформирующему воздействию внешних сил.

К механическим свойствам относят:

- деформативные (упругость, пластичность);

- прочностные (прочность при сжатии, растяжении и т.д.);

- твердость;

- истираемость;

- износостойкость;

- хрупкость;

- сопротивление удару.

Аппаратура и материалы: пресс гидравлический, механический шлифовальный круг для испытания образцов на истираемость, копер для испытания образцов на хрупкость при ударе, приспособление для испытания предела прочности при изгибе, линейка металлическая, емкости, образцы тяжелого бетона, коллекция минералов.

### 1. Определение предела прочности при изгибе

Прочность – способность материала сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, воззванных внешними силами или другими факторами (неравномерное нагревание, увлажнение и т.п.)

Прочность является важным свойством большинства строительных материалов, от ее значения зависит величина нагрузки, которую может воспринимать данный элемент при заданном сечении.

Прочность строительных материалов характеризуется пределом прочности при сжатии, изгибе и растяжении, ее определяют путем испытания в лаборатории на гидравлических прессах или разрывных машинах специально изготовленных образцов. Форма и размеры образцов должны строго соответствовать требованиям ГОСТ или технических условий на каждый вид материала.

Пределом прочности называют напряжение, соответствующее нагрузке, при которой происходит разрушение образца материала.

Например,  при  испытании  вяжущих  изготавливают  образцы-балочки  размером  40х40х

х160 мм, а при испытании древесины – балочки размером 20х20х300 мм. Нагрузка на образец передается в соответствии со схемой, приведенной на рис. 2.1.

Рис 2.1. Схема испытания балочки на изгиб:

1 – опоры; 2 – нагружающий валик; 3 – балочка

Испытуемый образец устанавливают в соответствии с приведенной схемой в центре нижней плиты пресса, а верхнюю опорную плиту с помощью винта опускают на образец и плотно закрепляют его между двумя опорными плитами. Затем включают пресс и дают на образец нагрузку, следя за скоростью ее нарастания (0.5…1 МПа в с). В момент разрушения образца, т.е. наибольшей нагрузки, стрелка остановится и начнет двигаться обратно. Этот момент необхо-димо зафиксировать.

Каждый материал испытывают не менее чем на трех образцах. За окончательный результат принимают среднее арифметическое результатов испытаний трех образцов.

Рассчитывают предел прочности при изгибе (МПа, кгс/см) по формуле:

Rиз = 3Рl2bh2,

где P – разрушающая нагрузка,(н, кгс); l – расстояние между опорами, (м., см); b – ширина образца (м, см); h – высота образца (м,см).

### 2. Определение предела прочности при сжатии

Для определения предела прочности при сжатии образцы материала подвергают действию сжимающих внешних сил и доводят до разрушения. Испытуемые образцы должны иметь правильную геометрическую форму (куб, параллелепипед, цилиндр) (см. табл. 1) При испытании вяжущих используют половинки образцов-балочек, оставшихся после испытания на изгиб.

Образцы испытывают на гидравлическом прессе в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2.2.

Рис. 2.2. Расположение металлических пластинок

при испытании половины балочки на сжатие

Предел прочности при сжатии (МПа, кгс/см) рассчитывают по формуле

Rcж  = PS,

где Р – нагрузка, вызывающая разрушение образца, Н, кгс; S-площадь, на которую действует нагрузка (равна площади пластин, 25 см2).

Окончательное значение предела прочности при сжатии рассчитывают как среднее арифметическое результатов 3-х испытаний.

Прочность строительных материалов обычно характеризуют маркой, которая соответствует по величине предела прочности при сжатии, полученной при испытании образцов стандартной формы и размеров. Для каменных материалов установлены следующие марки: 4, 7,10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000. Например, материалы с пределом прочности при сжатии от 200 до 299 кгс/см2  относят к марке 200. Марка по прочности является основным показателем для материалов, изделий и деталей, из которых выполняют несущие конструкции.

### 3. Определение хрупкости при ударе

Хрупкость- свойство материала мгновенно разрушаться под действием внешних сил без предварительной деформации. К хрупким материалам относят природные камни, керамические материалы, стекло, чугун, бетон и т.п.

Испытание на хрупкость осуществляют на копре. Испытуемый образец устанавливают на наковальню копра и прижимают металлической плитой точно по центру. Затем наносят удар с помощью гири в центр верхней плоскости образца .

Первый удар наносят с высоты 1 см, второй с высоты 2 см, третий – с 3 см и т. д. до разрушения образца, т.е. до появления в образце первой трещины.

Показателем хрупкости служит порядковый номер удара предшествующего разрушению. Например, если первая трещина появилась от 9 удара с высоты 9 см, то считают, что хрупкость материала равна 8. За окончательный результат принимают среднее арифметическое трех определений.

По степени хрупкости материал разделяют на 4 группы:

I – очень хрупкие…………………………………..менее 2;

II – хрупкие………………………………………….2…5;

III – пониженной хрупкости………………………..5…10;

IV – нехрупкие………………………………………более 10;

4. Определение истираемости (износостойкости)

Истираемость – свойство материала изменяться в объеме и массе под воздействием истирающих усилий. От истираемости зависит возможность применения материала для устройства полов, ступеней, лестниц, тротуаров и дорог. Истираемость материалов определяют в лабораториях на специальных машинах-кругах истирания.

Определение истираемости проводят на образцах тяжелого бетона или растворного камня высотой 5-7 см, площадью 40-50 см2. Образцы взвешивают на весах с точностью до 0,1 г и высчитывают площадь его грани, которая будет подвергнута истирающим воздействиям, с точностью до 0,1 см2.

Образец помещают в держатель шлифовального круга, исследуемой гранью на поверхность  круга,  на котором  насыпан  абразивный  порошок  (наждак  или  корунд  крупностью 0,5 мм).

Нагрузочное устройство должно обеспечивать равномерное давление на образец величиной 0,06 МПа. Скорость вращения шлифовального диска 30 об/мин.

После 110 оборотов диска образец вынимают из держателя и взвешивают. Затем образец поворачивают вокруг вертикальной оси на 90 градусов и проводят второй цикл истирания, равный 110 оборотам, с новой порцией абразива.

Показатель истирания (г/см2) вычисляют по формуле:

И = m−m1S,

где m- масса образца до истирания, г; m1 - масса образца после 2-х циклов истирания, г; S- площадь истирания, см2.

Степень истираемости материала определяют как отношение суммарной потери массы образца после 2-х циклов истирания к площади, подвергнутой истирающему воздействию.

### 5.Определение твердости

Твердость – свойство материала сопротивляться прониканию в него другого, более твердого материала. Это свойство имеет большое значение для материалов, используемых в полах и дорожных покрытиях. Кроме того, твердость материалов влияет на трудоемкость его обработки.

Существует несколько способов определения твердости. Широко распространены методы определения твердости вдавливанием в образцы стального шарика. О величине твердости судят по глубине или диаметру полученного отпечатка.

Твердость природных каменных материалов определяют по шкале твердости Мооса, состоящей из десяти специально подобранных природных минералов. Они расположены в такой последовательности, когда следующий по порядку минерал оставляет черту (царапину) на предыдущем, а сам им не чертится.

Испытуемый образец помещают на прочную подставку и острой гранью пробного минерала из шкалы Мооса легким и равномерным нажатием проводят по его поверхности, затем образец внимательно осматривают. Если на испытуемом образце не появляется царапина, то берут следующий более твердый минерал и так далее, до тех пор, пока на испытуемом образце не появится царапина. Это значит, что минерал из шкалы является более твердым, чем образец для испытаний.

За показатель твердости испытуемого материала принимается твердость предыдущего минерала из шкалы Мооса, не оставившего на нем царапину.

Шкала твердости минералов

| Минерал | Показатель твердости |
| --- | --- |
| Тальк | 1 |
| Гипс | 2 |
| Кальцит | 3 |
| Флюорит | 4 |
| Апатит | 5 |
| Ортоклаз | 6 |
| Кварц | 7 |
| Топаз | 8 |
| Корунд | 9 |
| Алмаз | 10 |

6. Определение коэффициента размягчения

Степень снижения прочности материала при предельном его водонасыщении, т е. состоянии полного насыщения материала водой, называется водостойкостью и характеризуется значением коэффициента размягчения Kразм

Расчет коэффициента размягчения сводится к нахождению отношения предела прочности при сжатии образцов, насыщенных водой в течение 2 ч (по ГОСТ - 48 ч), к пределу прочности при сжатии образцов с естественной влажностью.

Определение коэффициента размягчения производится на образцах гипсового камня и рассчитывается по формуле:.

Kразм =RнасRсух

где Rнас – предел прочности при сжатии материала в насыщенном водой состоянии, МПа;

Rсух – то же сухого материала.

Коэффициент размягчения для разных материалов колеблется от 0 (необожженные глиняные материалы) до 1 (стекло, сталь, битум). Материалы с коэффициентом размягчения более 0,8 относят к водостойким. Их разрешается использовать в строительных конструкциях, находящихся в воде и в местах с повышенной влажностью.

Пример выполнения лабораторной работы.

### 1.Определение предела прочности при изгибе проводим на трех образцах-балочках размерами 40х40х160 мм. В соответствии с методикой, изложенной в настоящей лабораторной работе, проводим испытание образцов на гидравлическом прессе.

Результаты испытаний заносим в таблицу 2.

Таблица 2

| № обр. | Ширина образца, см | Высота образца, см | Рассотяние между опорами, см | Разруш. усилие, кгс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,1 | 4,0 | 10 | 100 |
| 2 | 4,0 | 4,1 | 10 | 110 |
| 3 | 3,9 | 4,0 | 10 | 95 |

Вычисляем значения предела прочности при изгибе для каждого из трех образцов:

Rиз1 = 3⋅100⋅102⋅4.1⋅4.02= 22.86 (кгс/см2) = 2.29 МПа;

Rиз2 = 3⋅110⋅102⋅4.0⋅4.12= 24.54 (кгс/см2) = 2.45 МПа;

Rиз3 = 3⋅95⋅102⋅3.9⋅4.02= 22.83 кгс/см2 = 2.28 МПа

Вычисляем среднюю величину предела прочности при изгибе по результатм трех испытаний

Rи = (Rиз1 + Rиз2 + Rиз3) / 3 = (2.29+2.45+2.28) / 3 = 2.34 МПа

2. Определение предела прочности при сжатии проводится на трех половинках балочек, оставшихся от испытаний на прочность при изгибе. Для испытаний используем специальные накладки площадь которых составляет 25 см2.

Значения разрушающих усилий для каждой половинки составили соответственно 1500, 1560 и 1480 кгс. Рассчитаем значения пределов прочности при сжатии:

Rсж 1 =110025=44 кгс/см3 = 4,4 МПа;

Rсж 2 = 116025= 46,5 кгс/см3 = 4,65 МПа;

Rсж 3 = 120025 = 48 кгс/см3 = 4,8 МПа.

Определяем среднее значение предела прочности при сжатии по результатам трех испытаний

Rсж = (4,4 + 4,65 + 4,8) / 3 = 4,61 МПа

На основании проведенных испытаний устанавливаем марку гипса по прочности Г-4.

### 3.Определение хрупкости при ударе  проводим на трех образцах цементного камня размерами 20х20х20 мм.

Испытания образцов проводим по выше изложенной методике. В результате испытаний первый образец разрушился после 4-го удара, второй образец – после 5-го, а третий – также после 3-го.

За показатель хрупкости первого  образца  принимаем  – 3,  второго – 4, т ретьего – 2. После этого находим среднее арифметическое результатов трех испытаний, равное (3+4+2) / 3= 3.

Показатель хрупкости цементного камня – 3. Следовательно, его можно отнести к категории хрупких материалов.

4. Определение истираемости (износостойкости) проводим на образце кубе со стороной ребра 70 мм, изготовленном из мелкозернистого бетона, применяемого для производства элементов мощения.

Взвешиваем 1 образец, m = 860 г,

2 образец, m = 825 г.

Помещаем образец поочередно в держатель шлифовального круга. После 110 оборотов диска образецы вынимаем из держателя, поворачиваем вокруг вертикальной оси на 90о и проводим второй цикл истирания с новой порцией абразива.

Взвешиваем образецы m1 = 857 г.

m1 = 819 г.

Показатель истирания,

И1 = 860−8557⋅7= 0,10 г/см2,

И2 = 825−8197⋅7 = 0,12 г/см2

За окончательный результат истирания принимают среднее арифметическое значение из ряда определений, полученных для двух образцов.

И= (0,1+0,12) / =0,11 г/см2

### 5.Определение твердости  проводим для образца керамического кирпича. Поочередно проводим черту минералами из шкалы Мооса. Тальк, гипс и кальцит оставили на образце только светлую черту. Флюорит оставил на кирпиче царапину. Кроме того, частицы кирпича были заметны на самом флюорите. Следовательно, твердость кирпича соответствует твердости кальцита с показателем – 3.

6.Определение коэффициента размягчения проводят половинках балочек оставшихся от опыта 1. Эти образцы помешают в ванну с водой на 48 часов. Затем в соответствии с пунктом 2 лабораторной работы их испытываю на прессе, при этом разрушающие нагрузки составили 660, 640 и 720 кгс.

Rcж1= 66025=26.4кгс/см3 = 2,64 МПа,                  Кр1 = 2.644.4 = 0,6

Rcж2 = 64025 = 25,6 кгс/см3 = 2,56 МПа,                Кр2 = 2.564.65 = 0,55

Rcж3 = 72025 = 28,8 кгс/см3 = 2,88 МПа,                 Кр3 = 2.884.8 = 0,6

Среднее значение коэффициента размягчения Кр = (0,6+0,55+0,6) / 3 = 0,58 < 0,8

Следовательно материал неводостойкий.

- Лабораторная работа № 3

- Испытание портландцемента.

Портландцемент – гидравлическое вяжущее, получаемое совместным, тонким измельчением клинкера с гипсом, а иногда и с добавками.

Клинкер получают обжигом до спекания сырьевой смеси, состоящей из известняка, глины и корректирующих добавок (определенного состава), обеспечивающих преобладание высокоосновных силикатов кальция.

Гипс (CaSO4.2H2O) в портландцемент вводят для регулирования сроков схватывания и повышения прочности. По ГОСТ 10178-76 различают:

- портландцемент без добавок;

- портландцемент с минеральными добавками;

- шлакопортландцемент.

В портландцемент с минеральными добавками допускается вводить:

- доменные и электротермофосфорные шлаки в количестве до 20%;

- активные добавки осадочного происхождения до 10%;

- активные добавки вулканического происхождения до 15%.

Шлакопортландцемент должен содержать не менее 21% и не более 80% доменных гранули-

рованных или термофосфорных шлаков.

При производстве портландцемента разрешается вводить не более 5% добавок, ускоряющих твердение или повышающих прочность.

Химический состав клинкера выражают содержанием оксидов (% по массе). Основными и обязательными оксидами в составе цементного клинкера является CaO, SiO2, AI2O3 и Fe2O3. Их содержание в клинкере составляет 95…97%. Кроме них, в небольших количествах присутствуют MgO, щелочи, TiO2, Cr2O3, SO3, P2O5.

Первым  по содержанию и значению является CaO. Чем больше в цементе CaO, тем более высокопрочным и быстротвердеющим он будет, но в то же время снижается водостойкость. Однако обязательное условие получения высококачественного клинкера – полное связывание CaO кислотными оксидами.

Кремнезем (SiO2) – одна из важнейших составных частей клинкера. Он связывает CaO в силикаты, способные к гидравлическому твердению. Увеличение содержания SiO2 в клинкере ведет к замедлению схватывания и твердения. Однако цементы с повышенным содержанием SiO2 обладают высокой прочностью в поздние сроки.

Глинозем (AI2O3) – основной компонент алюминатов, повышение его содержания обуславливает быстрое схватывание и ускорение твердения.

Fe2O3 – служит плавнем и улучшает спекание клинкера.

В портландцементном клинкере оксиды образуют химические соединения – минералы. Основными минералами клинкера являются: алит, белит, трехкальциевый алюминат и алюмоферрит кальция.

Алит 3CaO.SiO2 (C3S) – самый важный минерал клинкера, его содержание 45…60%, является основным носителем прочности. Он схватывается в течение нескольких часов и относительно быстро наращивает прочность.

Белит 2CaO.SiO2 (C2S) – второй по важности минерал, не характеризуется определенными сроками схватывания и, затворенный водой, твердеет очень медленно. С течением времени белит становится прочнее алита (спустя 1…2 года).

Трехкальциевый алюминат 3CaO.AI2O3  (C3A) – при затворении водой схватывается почти мгновенно, выделяя большое количество тепла. В присутствии других клинкерных минералов C3A делает цемент быстротвердеющим.

Четырехкальциевый алюмоферрит (C4AF) обладает сравнительно короткими сроками схватывания, но твердеет значительно медленнее, приобретая в течение длительного времени большую прочность.

Аппаратура и материалы: сито с сеткой № 008, весы технические, прибор Вика, чаша и лопатка для перемешивания цементного теста, мерные емкости, встряхивающий столик, металлическая разъемная форма размером 40*40*160 мм. Лабораторная виброплощадка, гидравлический пресс, цемент, песок вольский, вода.

- 1. Определение тонкости помола.

Средний размер зерен портландцемента составляет около 40 мкм. Глубина гидратации зерен портландцемента через 6…12 мес. твердения обычно не превышает 10…15 мкм. Таким образом, при обычном помоле портландцемента 30…40% клинкерной части не участвует в твердении и формировании структуры цементного камня. Частицы размером более 80 мкм, т.е. те, которые остаются на сите № 008 после просеивания, гидратируются и твердеют медленно. Согласно ГОСТ 10178 – 76 тонкость помола портландцемента должна быть такой, чтобы содержание частиц размером менее 80 мкм составляло не менее 95% от массы цемента.

С увеличением тонкости помола повышается степень гидратации цемента, следовательно, возрастает прочность цементного камня. Слишком тонкий помол может привести к отрицательным результатам: увеличивается водопотребность и тепловыделение, возрастают усадочные деформации, понижается прочность цементных растворов и бетонов.

Для испытания отвешивают 50 г цемента, предварительно высушенного в сушильном шкафу в течение 2 ч при t = 105…110о С и высыпают на сито. Закрыв сито крышкой, устанавливают его в прибор для механического просеивания. Через 5…7 мин. прибор выключают, извлекают сито, снимают донышко и выполняют контрольное просеивание вручную на лист глянцевой бумаги. Просеивание считается законченным, если в течение 1 мин. через сито проходит не более 0, 05 г цемента.

Тонкость помола цемента определяют как остаток на сите с сеткой № 008 в процентах к первоначальной массе просеиваемой пробы с точностью до 0,1%.

При отсутствии в лаборатории приборов для механического просеивания допускается производить ручное просеивание.

Тонкость помола (%) рассчитываем по формуле

- ТП = mостm⋅100;

mост – масса остатка на сите, г; m – масса навески, г.

Согласно требованиям ГОСТ 10178 – 76 тонкость помола цемента должна быть такой, чтобы остаток на сите не превышал 5% от массы навески.

- 2. Определение нормальной густоты цементного теста.

Водопотребность портландцемента составляет 24…28%, при введении активных минеральных добавок осадочного происхождения (диатомит, трепел, опока) водопотребность цемента повышается до 32…37%.

Для полной гидратации минералов портландцемента необходимо около 22% воды от массы цемента. Нормальная густота цементного теста обычно превышает эту величину на 2…4% для портландцементов и на 5…10% - для портландцементов с добавками.

Эта вода затворения, которая не расходуется на химические реакции (гидратация), идет на смачивание поверхности частиц, захватывается внутрь скоплений частиц цемента (флокул) и остается в свободном виде.

Свободная вода играет роль смазки между частицами, снижается трение между ними при перемешивании частиц. Это способствует повышению пластичности цементного теста, улучшает его удобоукладываемость, облегчает формирование изделий.

С другой стороны избыток химически несвязанной воды создает в камне систему пор и капилляров, что приводит к повышению пористости, снижению прочности и морозостойкости.

Таким образом, необходимо всегда стремиться к снижению водопотребности цемента, оптимальное содержание воды в цементном тесте определяют по нормальной густоте с помощью прибора Вика.

Рис. 3.1. Прибор Вика:

1 – станина; 2 – металлический стержень; 3 – площадка; 4 – указательная стрелка; 5 - шкала; 6 – зажимной винт; 7 - стальная игла; 8 – усеченный конус; 9 – стеклянная пластинка

Нормальной густотой цементного теста считают такую его консистенцию, при которой пестик прибора Вика, погруженный в кольцо, заполненное цементным тестом, не доходит на

5…7 мм до пластинки, на которой установлено кольцо.

Перед началом испытания проверяют свободное перемещение подвижного стержня прибора, а также нулевое показание прибора, т.е. положение стрелки при соприкосновении пестика с пластинкой. Кольцо и пластинку смазывают тонким слоем машинного масла. Для ручного приготовления цементного теста отвешивают 400 г цемента, всыпают в чашу, предварительно протертую влажной тканью.

Затем делают в цементе углубление, в которое вливают в один прием воду в количестве, необходимом для получения цементного теста нормальной густоты. Количество воды для первого пробного затворения цемента может быть ориентировочно принято 100…120 мл, т.е. 25…28% от массы цемента.

Цемент высыпают в сферическую чашу, делают в нём углубление, в которое выливают отмеренную воду, и через 30 секунд после вливания воды начинают осторожно перемешивать, а затем энергично растирать тесто лопаткой.

Продолжительность перемешивания и растирания составляет 5 мин.

После окончания перемешивания кольцо быстро наполняют в один прием цементным тестом и 5…6 раз встряхивают его, постукивая пластинку о твердое основание. Поверхность теста выравнивают с краями кольца, срезая избыток теста ножом, протертым влажной тканью.

Немедленно после этого приводят пестик прибора в соприкосновение с поверхностью теста в центре кольца и закрепляют стержень стопорным устройством, затем быстро освобождают его и предоставляют пестику свободно погружаться в тесто. Через 30 секунд с момента освобождения стержня производят отсчет погружения по шкале.

Густота цементного теста считается нормальной, если пестик не доходит до стеклянной пластинки на 5…7 мм.

При несоответствии консистенции цементного теста изменяют количество воды и вновь за -

творяют тесто, добиваясь погружения пестика на заданную глубину. Нормальную густоту цементного теста характеризуют количеством воды затворения, выраженным в процентах  от массы цемента:

- НГ=ВЦ⋅100

где В – количество воды затворения, мл; Ц – масса цемента для испытания, г.

- 3. Определение сроков схватывания цементного теста.

Скорость схватывания – важное свойство портландцемента, определяющее жизнеспособность бетонной смеси. Как слишком быстрое, так и медленное схватывание – существенный недостаток цемента. Если цемент схватывается быстро, то он превращается в камень прежде, чем его успевают использовать. Применение же медленно схватывающихся цементов замедляет темпы строительства. Согласно ГОСТ 10178 – 76 начало схватывания цемента должно наступать не ранее чем через 45 мин, а конец – не позднее чем через 10 ч от начала затворения водой.

Тонкоизмельченный клинкер характеризуется короткими сроками схватывания (3…5 мин), в результате чего в чистом виде он не пригоден. Для регулирования сроков схватывания при помоле клинкера вводят добавку двуводного гипса в количестве 3…5%.

Сроки схватывания определяют на цементном тесте нормальной густоты по ГОСТ 310.3 –

–76 с помощью прибора Вика, но вместо пестика используют металлическую иглу (d = 1,1 мм и длиной 50 мм).

Перед началом испытания проверяют, свободно ли опускается стержень прибора Вика, а также нулевое показание прибора. Кольцо с цементным тестом нормальной густоты устанавливают на столик прибора, опускают стержень до соприкосновения иглы с поверхностью теста и закрепляют стержень винтом. Затем быстро отвинчивают зажимной винт, чтобы игла могла свободно погрузится в тесто.

Иглу погружают в тесто через каждые 10 мин, передвигая кольцо после каждого погружения для того, чтобы игла не попадала в прежнее место. После каждого погружения иглу вытирают.

Началом схватывания теста считают время, прошедшее от начала затворения (момента приливания воды) до того момента, когда игла не доходит до пластинки 1…2 мм. Концом схватывания цементного теста считают время от начала затворения до момента, когда игла опускается в тесто не более чем на 1…2 мм.

По результатам эксперимента сделать вывод: соответствует ли данный цемент требованиям ГОСТ 310.3 – 76 по срокам схватывания.

# 4. Определение марки цемента

Предел прочности при сжатии цементных образцов в возрасте 28 суток называют активностью цемента. В зависимости от активности портландцементов (с учетом их предела прочности при изгибе) они подразделяются на марки: 400, 500, 550, 600. Числовое значение марки характеризует предел прочности при сжатии половинок образцов-балочек размером 40х40х160 мм, приготовленных из раствора  1:3  по массе  на  вольском  песке  с  В/Ц=0,4 и испытанных через

28 суток после изготовления. Марки нормированы по прочности при сжатии в кгс/см2.

Прочность портландцемента возрастает неравномерно: на 3…4 сутки она достигает приблизительно 40…50% марочной прочности, а на седьмые – 60…70%.

При благоприятных условиях твердение портландцемента может продолжаться месяцы и годы, превышая в 2…3 раза марочную прочность.

Методика определения марки цемента (ГОСТ 310.4-76) состоит в следующем. Сначала гото-

вят цементно-песчаный раствор. Для этого отвешивают 1500 г песка и 500 г цемента, высыпают их в предварительно протертую мокрой тканью сферическую чашу, перемешивают цемент с песком лопаткой в течение 1 мин.

Затем  в  центре  сухой  смеси  делают  лунку,  вливают  в  нее  воду  в  количестве  200 г

(В/Ц = 0,4), дают воде впитаться в течение 0,5 мин. и перемешивают смесь в течение 1 мин. Затем раствор переносят в механический смеситель и перемешивают в течение 2,5мин.

По окончании перемешивания определяют консистенцию цементного раствора. Для  этого используют встряхивающий столик и металлическую форму-конус.

Перед укладкой смеси в конус внутреннюю поверхность его и стеклянный диск слегка увлажняют. Форму-конус заполняют раствором на половину высоты и уплотняют 15 штыкованиями металлической штыковкой. Затем наполняют конус раствором с небольшим избытком и штыкуют 10 раз. Насадку убирают, а излишек раствора снимают ножом, вровень с краями конуса. Затем конус снимают в вертикальном направлении, а раствор встряхивают 30 раз за (30±5) сек, при этом конус цементного раствора расплывается.

С помощью штангенциркуля или стальной линейки измеряют расплыв конуса по нижнему основанию в 2-х взаимно перпендикулярных направлениях и берут среднее значение. Расплыв конуса должен быть 106…115 мм. При отклонении от заданных пределов раствор приготавли-

вают заново, несколько увеличивая или уменьшая количество воды затворения. Водопотребность раствора выражают в виде водоцементного отношения, его записывают и используют в дальнейшем при изготовлении образцов-балочек.

Образцы-балочки формуют в трехгнездовых металлических формах.

Форму собирают, внутреннюю поверхность стенок и поддона смазывают машинным маслом. Форму устанавливают на виброплощадке, наполняют на 1 см раствором и вибрируют. В течение первых 2-х минут вибрации все три гнезда формы заполняют раствором и вибрируют еще минуту. Форму снимают с виброплощадки, срезают ножом излишек раствора, заглаживают поверхность образцов вровень с краями формы и маркируют их.

После изготовления образцы в формах хранят 24±2 часа в ванне с гидравлическим затвором, после чего образцы расформовывают и укладывают в ванны с водой, где они хранятся до 28 суток.

Испытание образцов на изгиб и сжатие после 28 суток проводят по методике, описанной в лабораторной работе «Механические свойства строительных материалов». По результатам эксперимента определяют марку цемента. Результаты испытаний портландцемента представляются в виде таблицы:

# Характеристика портландцемента

| Показатель | Установлено испытанием |
| --- | --- |
| Тонкость помола Нормальная густота Сроки схватывания Марка |  |

- Пример выполнения лабораторной работы

1 Определение тонкости помола. В соответствии с методикой. Изложенной в пункте 1 настоящей лабораторной работы проводим просеивание навески 50 г портландцемента. Взвешиваем остаток на сите , mост = 2 г

- ТП = 250⋅100=4%

- Остаток на сите составил 4%, что соответствует требованиям ГОСТ.

2. Определение нормальной густоты цементного теста.  В соответствии с ранее изложенной методикой готовим цементное тесто из 400 г портландцемента  и 100 мл воды, помещаем его в кольцо на прибор Вика. В результате испытаний пестик погрузился в тесто на 6 мм в течение 30 секунд. Это значит, что нормальная густота цементного теста обеспечена. Рассчитаем её по формуле:

НГ = 100400⋅100= 25 %

# 3 Определение сроков схватывания цементного теста.  Готовим цементное тесто нормальной густоты, которую определили в предыдущем опыте. Пестик прибора Вика заменяем иглой. По методике, изложенной в пункте 3 настоящей лабораторной работы, определяем начало схватывания. Игла прибора Вика не дошла до пластины на 2 мм через 48 минут от момента затворения цемента водой. Это свидетельствует о начале схватывания цементного теста.

# Через 9 часов 32 минуты игла погрузилась в цементное тесто на 1 мм, следовательно, наступил конец схватывания.

4. Определение марки цемента. По стандартной методике готовим цементно-песчаный раствор из 1500 г вольского песка, 500 г портландцемента и 200 г воды. Определяем его консистенцию на встряхивающем столике. Расплыв раствора составил 110 мм. Из этого раствора формуем три стандартных балочки. Выдерживаем их в соответствии со стандартной методикой. В возрасте 28 суток испытываем балочки. Определяем пределы прочности образцов при изгибе и сжатии в соответствии с методикой, изложенной в лабораторной работе № 2. Результаты испытаний образцов заносим в таблицу 3.1.

Таблица 3.1.

| № обр. | Ширина образца,см | Высота образца,см | Рассотяние между опорами, см | Разруш. усилие, кгс |  | Rизг (МПа) | Rсж (МПа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | при изг. | при сжат. |  |  |
| 1 | 4,1 | 4,0 | 10 | 260 | 1220 | 6,1 | 49,0 |
| 2 | 4,0 | 4,1 | 10 | 240 | 1250 | 5,7 | 50,0 |
| 3 | 3,9 | 4,0 | 10 | 240 | 1250 | 5,6 | 50,0 |

Для определения марки цемента вычисляем среднее арифметическое из двух наибольших результатов, полученных при испытании на изгиб

Rизг = (6,1+5,7) / 2 = 5,9 МПа,

и среднее арифметическое из трех результатов полученных при испытании на сжатие

Rсж = (49,0+50,0+50,0) / 3 = 49,6 МПа

На основании вычислений, сравнивая результаты с требованиями ГОСТ для определения марки цемента, делаем вывод о том, что марка испытываемого цемента – 500.

# Характеристика портландцемента

| Показатель | Установлено испытанием |
| --- | --- |
| Тонкость помола Нормальная густота Сроки схватывания Марка | 4% 25 % НС – 48 мин, КС – 9 час. 32 мин. 500 |

Лабораторная работа №4

Испытание кровельного рубероида

Кровельный рубероид – один из видов рулонных материалов, предназначенных для сооружения кровли зданий различного назначения.

Рулонные материалы бывают основные и безосновные, т.е. имеющие основу (кровельный картон, асбестовую бумагу, стеклоткань и др.), пропитанную органическими вяжущими, и не имеющие такой основы, получаемые прокаткой специальных смесей, состоящих из органического вяжущего, наполнителя и добавок. Основные покровные материалы – рубероид, толь; беспокровные – пергамин, толь-кожа, гидроизол, фольгоизол. К безосновным материалам относятся изол, бризол и др.

При создании кровли в нижней части укладывают подкладочные материалы (беспокровные), а верхний слой устраивают из покровных материалов, имеющих покровный слой из тугоплавкого битума (дегтя) и посыпку: крупнозернистую (К), мелкозернистую (М), пылевидную (П) или чешуйчатую (Ч).

Аппаратура и материалы: машина разрывная, сушильный шкаф, весы технические, штангенциркуль, линейка металлическая, деревянный стержень диаметром 20 мм, сосуд с водой с температурой 18±2оС, нож стальной, электроплитка, щипцы или пинцет, образцы-полоски рубероида размером 22050 мм (2 шт.), 6020  мм  (2 шт.) и  10050 (4 шт.),  вырезанные в продольном направлении.

1. Определение разрывной силы при растяжении, условной прочности

относительного удлинения и относительного остаточного

удлинения

Сущность метода заключается в фиксировании силы разрыва и длины рабочего участка опытного образца (расстояние между зажимами) в момент его разрушения.

Образец размером 22050 мм помещают в захваты разрывной машины по установочным меткам так, чтобы продольные оси захватов и продольная ось образца совпадали между собой и с направлением движения подвижного захвата.

Для определения искомых параметров снимают показания по шкале разрывной машины, а также укладывают части разрывного образца, освобождённые из захватов машины, на горизонтальную поверхность и через 120±2 с после разрыва измеряют расстояние, ограничивающие рабочий участок двух сложенных вместе (без зазора) по месту разрыва частей образца. В случае разрыва образца вне рабочего участка  или на его границе, результаты испытаний не учитывают и проводят повторные испытания. Прочность кровельного материала оценивают по величине разрывной силы (кГс, или Н )

Относительное удлинение, % (с точностью до 1%):

ε=ℓ1−ℓℓ⋅100,

где ℓ- длина рабочего участка образца до испытания, мм; ℓ1- длина рабочего участка образца в момент разрыва или максимального значения силы, мм.

Относительное остаточное удлинение, % (с точностью до 1%):

εост=ℓ2−ℓℓ⋅100,

где ℓ- длина рабочего участка образца до испытания, мм; ℓ2- длина рабочего участка образца после испытания (двух сложенных вместе частей разорванного образца), мм.

За разрывную силу, условную прочность, относительное удлинение и относительное остаточное удлинение материала принимают среднее арифметическое значение результатов испытаний двух образцов рубероида.

2. Определение гибкости

Сущность метода заключается в визуальном выявлении трещин и отслоений вяжущего или посыпки изогнутой части образца рубероида.

Перед испытанием образец рубероида размером 6020 мм помещают в сосуд с водой при температуре 18±2оС и выдерживают там 10 мин. После чего образец вынимают из воды и медленно изгибают по полуокружности деревянного стержня диаметром 20 мм.

Изогнутую поверхность образца осушают хлопчатобумажной тканью или фильтровальной бумагой и быстро производят контроль внешнего вида.

Время  с  момента извлечения образца из  воды  до  конца испытания не должно превышать

15 с. Материал считают выдержавшим испытание, если на лицевой стороне образца не появляется трещин и отслоение вяжущего или посыпки.

3. Определение массы покровного состава

Сущность метода заключается в определении массы снятого покровного слоя с подогретых образцов определённой площади.

Чистый образец рубероида размером 10050 мм взвешивают с точностью до 0,01 г.

После этого образец берут щипцами или пинцетом лицевой стороной вверх и подогревают над электроплиткой таким образом, чтобы на поверхности образца, обращённой к плитке, не появились пузырьки.

Горячим ножом снимают подогретый слой покровного состава до основы, не нарушая при этом её целостности.

Очищенный с нижней стороны от покровного состава образец взвешивают с точностью до 0,01 г. Затем таким же образом снимают покровный состав с лицевой стороны образца, включая и посыпку. И взвешивают очищенный с обеих сторон образец.

Масса покровного состава с нижней стороны материала, г/см3 (с точностью до 1 г):

Μ1=(m1−m2)⋅200,

где m1 – масса образца с покровным составом, г; m2 – масса образца после снятия покровного состава с нижней стороны, г; 200 – коэффициент приведения площади образца к 1 м2.

Массу покровного слоя с лицевой стороны материала, вычисляют по формуле г/см3 (с точностью до 1 г):

Μ2=(m2−m3)⋅200,

где m3 – масса образца после снятия покровного слоя с нижней и лицевой стороны, г.

4. Определение полноты пропитки

Сущность метода заключается в визуальном определении участков непропитанного картона расщепленного образца рубероида.

Образец размером 10050 мм расщепляют таким образом, чтобы обнажился внутренний слой картона.

Визуально определяют цвет, устанавливают наличие или отсутствие светлых прослоек непропитанной основы или посторонних включений.

Результаты испытания рубероида представляют в виде табл. .4.1.

Таблица 4.1

| Показатель | Установлено испытанием |
| --- | --- |
| Марка рубероида |  |
| Разрывная сила при растяжении,Н |  |
| Относительное удлинение, % |  |
| Гибкость (наличие трещин или отсутствие) |  |
| Масса покровного слоя, г/см2: |  |
| -- с нижней стороны |  |
| -- с лицевой стороны |  |
| Полнота пропитки (наличие или отсутствие непропитанных участков) |  |

Пример выполнения лабораторной работы

1. Определение разрывной силы при растяжении, условной прочности относительного удлинения и относительного остаточного удлинения. Образцы кровельного рубероида размерами 220х50 испытывают в соответствии с методикой, изложенной в  пункте 1 настоящей лабораторной работы.

Величина разрывной силы при испытании двух образцов составила соответственно 350 и

380 Н. Среднее арифметическое значение составит

Рр = (350+380) / 2 = 365 Н

Длина рабочего участка образцов составила 200 мм, в момент разрыва их длина была равна 205 и 208мм. Относительное удлинение

ε1 = 205−200200 ∙100 = 2,5 %

ε2 = 208−200200∙100 = 4 %

Среднее значение относительного удлинения εср = (2,5+4) / 2 = 3,3 %

Длина каждого из образцов после испытаний составило соответственно 203 и 205 мм

εост 1= 203−200200∙ 100 = 1,5 %

εост 2 = 205−200200∙ 100 = 2,5%

Среднее значение относительного удлинения после испытаний составило

εост ср = (1,5+2,5) / 2 = 2%

3. Определение массы покровного состава В соответствии с методикой п.2 взвешиваем образец рубероида, m1 = 5,75 г, после снятия нижнего покровного слоя m2 = 4,75 г., после снятия верхнего покровного слоя m3 = 1,75 г.

Рассчитаем массу нижнего покровного слоя (г/см 2 )

М1 = (5,75-4,75) ∙ 200 = 200 г/м2;

Рассчитаем массу верхнего покровного слоя

М2 = (4,75-1,75) ∙ 200 = 600 г/м2

Массы верхнего и нижнего покровных слоев рассчитываются как среднее арифметическое результаты испытания  двух образцов.

Таблица 4.1.

| Показатель | Установлено испытанием |
| --- | --- |
| Марка рубероида | 350 |
| Разрывная сила при растяжении,Н | 365 |
| Относительное удлинение, % | 3,3 |
| Гибкость (наличие трещин или отсутствие) | отсутствуют |
| Масса покровного слоя, г/см2: |  |
| -- с нижней стороны | 200 |
| -- с лицевой стороны | 600 |
| Полнота пропитки (наличие или отсутствие непропитанных участков) | Отсутствуют непропитанные участки |

Расчетно-графическое задание № 1

Определение зернового состава и модуля крупности песка.

В соответствии с выданным вариантом рассчитать модуль крупности песка и построить кривую рассеивания. На основании проведенного расчета дать рекомендации об использовании песка.

# Цель выполнения РГЗ №1  – освоение методики расчета модуля крупности мелкого заполнителя и построения графика рассева.

Варианты исходных данных для выполнения РГЗ-1

Таблица 1.1

| № варианта. | Масса частных остатков на ситах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m 2.5 | m 1.25 | m 0.63 | m 0.315 | m 0.16 | прошло через сито 0,16 |
| 1 | 250 | 240 | 230 | 130 | 120 | 30 |
| 2 | 130 | 120 | 24о | 245 | 240 | 25 |
| 3 | 180 | 200 | 185 | 200 | 200 | 35 |
| 4 | 120 | 280 | 200 | 200 | 180 | 20 |
| 5 | 150 | 255 | 228 | 200 | 145 | 22 |
| 6 | 140 | 200 | 280 | 200 | 140 | 40 |
| 7 | 180 | 220 | 220 | 200 | 150 | 30 |
| 8 | 140 | 160 | 255 | 220 | 200 | 25 |
| 9 | 150 | 140 | 245 | 290 | 145 | 30 |
| 10 | 80 | 120 | 200 | 375 | 200 | 25 |
| 11 | 185 | 215 | 280 | 205 | 90 | 25 |
| 12 | 150 | 150 | 365 | 150 | 150 | 35 |
| 13 | 180 | 255 | 214 | 172 | 154 | 25 |
| 14 | 168 | 192 | 240 | 220 | 142 | 38 |
| 15 | 184 | 255 | 281 | 170 | 100 | 10 |
| 16 | 176 | 228 | 254 | 152 | 170 | 20 |
| 17 | 172 | 251 | 277 | 184 | 92 | 24 |
| 18 | 162 | 181 | 280 | 150 | 200 | 27 |
| 19 | 201 | 176 | 180 | 215 | 187 | 41 |
| 20 | 170 | 261 | 184 | 265 | 100 | 20 |
| 21 | 176 | 221 | 234 | 184 | 165 | 20 |
| 22 | 98 | 165 | 291 | 221 | 215 | 10 |
| 23 | 184 | 233 | 308 | 92 | 165 | 18 |
| 24 | 156 | 241 | 242 | 232 | 109 | 20 |
| 25 | 103 | 203 | 284 | 208 | 182 | 20 |
| 26 | 200 | 149 | 214 | 234 | 271 | 30 |
| 27 | 251 | 150 | 184 | 288 | 107 | 20 |
| 28 | 165 | 180 | 265 | 175 | 175 | 40 |
| 29 | 184 | 172 | 278 | 209 | 127 | 30 |
| 30 | 125 | 208 | 252 | 200 | 194 | 21 |

Песок – рыхлая смесь зерен крупностью 0,16-5 мм, образованная вследствие разрушения массивных горных пород (природные пески). Кроме природных применяют искусственные пески, получаемые дроблением горных пород.

Для оценки качества песка, предназначенного для приготовления бетонов и растворов, определяют его истинную, насыпную плотности, пустотность, влажность, содержание илистых и глинистых примесей, зерновой состав и модуль крупности.

Зерновой состав песка играет важную роль в формировании плотной структуры бетонов и растворов.

Цементное тесто расходуется на заполнение пустот между зернами заполнителя и на обмазку зерен. Это необходимо для получения необходимой удобоукладываемости бетонных и растворных смесей. Заполнитель должен состоять из зерен разного размера (разных фракций), чтобы зерна меньшего размера компактно располагались между крупными Наиболее компактная укладка зерен крупного и мелкого заполнителя обеспечивает минимальный расход цементного теста, а, следовательно, и экономию вяжущих.

Зерновой состав песка определяется просеиванием высушенной пробы (1 кг) через стандартный набор сит

В соответствии с ГОСТ 8735-88  из высушенной до постоянной массы пробы песка, прошедшего через сито с отверстиями диаметром 5 мм, отбирают навеску массой не менее 1000 г. Подготовленную пробу просеивают через стандартный набор сит с размерами отверстий 5 и 2,5 мм и с сетками № 1,25;  0,63;  0,315 и 0,16 мм.

По результатам просеивания вычисляют:

частный остаток на каждом сите (ai) в процентах по формуле

ai = mim ∙ 100,

где mі – масса остатка на на данном сите, г; m – масса просеиваемой навески, г;

полный остаток на каждом сите ( Аі ) в процентах по формуле

Аі = а2,5 +а1,25 + … +аі;

где а2,5, а1,25, аі  – частные остатки на соответствующих ситах;

модуль крупности песка ( Мк )

Мк = А2,5+А1,25+А0,63+А0,315+А0,16100;

где А2,5, А1,25, А0,63, А0315, А016 – полные остатки на ситах.

Классификация песков по зерновому составу

Таблица 1.2.

| Группа песка | Модулькрупности | Полный остаток на сите 0,63 В % по массе |
| --- | --- | --- |
| Крупный | Свыше 2,5 | Свыше 45 |
| Средний | 2,0-2,5 | 30-45 |
| Мелкий | 1,5-2,0 | 10-30 |
| Очень мелкий | 1,0-1,5 | До 10 |

Результат определения зернового состава песка оформляют в соответствии с табл. 1.3. или графически, в виде кривой просеивания

Таблица 1.3

| Наименование остатка | Остатки, % по массе, на ситах |  |  |  |  | Проход через сито с сеткой 0,16, % по массе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 |  |
| Частный | а2,5 | а1,25 | а 0,63 | а 0,315 | а 0,16 | а 0,16 |
| Полный | А2,5 | А1,25 | А 0,63 | А 0,315 | А 0,16 | – |

Пример выполнения РГЗ № 1

В соответствии с выданным вариантом остатки на ситах после просеивания навески песка составили m 2.5 = 150 г, m 1.25 = 190 г,  m 0.63  = 260 г, m 0.315 = 190 г,  m 0.16 180 г, через сито 0,16 прошло 30 г.

Определим частные остатки на ситах:

a 2,5 = 1501000 ∙ 100 = 15 %

a 1,25 = 1901000 ∙ 100 = 19 %

a 0,63 = 2601000 ∙ 100 = 26 %

a 0315 = 1901000 ∙ 100 = 19 %

a 0,16 = 1801000 ∙ 100 = 18 %

aп 0,16 = 301000 ∙ 100 = 3 % (прошло через сито)

Определим полные остатки на ситах

А2,5 = 15 %

А1,25 = 15+19 = 34%

А0,63 = 15+19+26 = 53 %

А0,315 = 15+19+26+19 = 72 %

А0,16 = 15+19+26+19+18 = 97 %

А п 0,16 = 3% (прошло через сито)

Модуль крупности песка

Мк = 15+34+53+72+97100 = 2,71

Результаты расчетов заносим в таблицу 1.3.

| Наименование остатка | Остатки, % по массе, на ситах |  |  |  |  | Проход через сито с сеткой 0,16, % по массе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 |  |
| Частный | 15 | 19 | 26 | 19 | 18 | 3 |
| Полный | 15 | 34 | 53 | 72 | 97 |  |

По значению модуля крупности (2,71) и полному остатку на сите 0,63 (53%) испытуемый песок относится к  крупным пескам.

Нанесенная на график ломаная линия, характеризующая зерновой состав испытуемого песка расположена в заштрихованной области графика, что свидетельствует о пригодности песка для приготовления бетона.

Расчетно-графическое задание № 2

Подбор состава тяжелого бетона.

В соответствии с выданным вариантом рассчитать расход материалов для приготовления тяжелого бетона.

Цель выполнения РГЗ № 2 – изучить методику подбора состава тяжелого бетона.

Варианты исходных данных для выполнения РГЗ-2

Таблица 2.1.

| № | Тяжелый бетон |  | Портландцемент |  |  | Щебень.рядовой. фр. 10-20 |  |  |  | Песок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R28, кгс/см3 | ОК, см | Rц кгс/см3 | Ρн, г/см3 | ρи. г/см3 | ρи, г/см3 | W,% | ρнас, г/см3 | ρи, г/см3 | W,% | ρнас, г/см3 |
| 1 | 100 | 2 | 400 | 1,34 | 3,12 | 2,7 | 4 | 1,45 | 2,6 | 3 | 1,5 |
| 2 | 150 | 2 | 400 | 1,34 | 3,12 | 2,8 | 3 | 1,4 | 2,59 | 2 | 1,5 |
| 3 | 200 | 2 | 500 | 1,34 | 3,12 | 2,65 | 2 | 1,45 | 2,62 | 4 | 1,6 |
| 4 | 250 | 2 | 500 | 1,34 | 3,2 | 2,79 | 6 | 1,39 | 2,58 | 8 | 1,6 |
| 5 | 300 | 2 | 500 | 1,34 | 3,2 | 2,8 | 2 | 1,39 | 2,6 | 5 | 1,4 |
| 6 | 100 | 4 | 400 | 1,34 | 3,1 | 2,65 | 2 | 1,45 | 2,59 | 2 | 1,6 |
| 7 | 150 | 4 | 400 | 1,34 | 3,1 | 2,79 | 3 | 1,39 | 2,62 | 4 | 1,6 |
| 8 | 200 | 4 | 500 | 1,34 | 3,1 | 2,8 | 6 | 1,39 | 2,6 | 8 | 1,4 |
| 9 | 250 | 4 | 500 | 1,34 | 3,12 | 2,7 | 2 | 1,45 | 2,59 | 5 | 1,5 |
| 10 | 300 | 4 | 500 | 1,34 | 3,12 | 2,8 | 4 | 1,45 | 2,62 | 5 | 1,5 |
| 11 | 200 | 7 | 500 | 1,34 | 3,1 | 2,7 | 4 | 1,45 | 2,6 | 3 | 1,6 |
| 12 | 200 | 7 | 500 | 1,34 | 3,12 | 2,8 | 3 | 1,39 | 2,59 | 2 | 1,6 |
| 13 | 250 | 7 | 500 | 1,34 | 3,12 | 2,65 | 2 | 1,39 | 2,62 | 4 | 1,4 |
| 14 | 250 | 7 | 500 | 1,34 | 3,1 | 2,79 | 6 | 1,45 | 2,58 | 8 | 1,5 |
| 15 | 300 | 7 | 500 | 1,34 | 3,12 | 2,8 | 2 | 1,39 | 2,6 | 5 | 1,5 |
| 16 | 100 | 4 | 400 | 1,34 | 3,1 | 2,7 | 2 | 1,45 | 2,6 | 3 | 1,6 |
| 17 | 150 | 4 | 400 | 1,34 | 3,1 | 2,8 | 3 | 1,39 | 2,59 | 2 | 1,6 |
| 18 | 200 | 4 | 500 | 1,34 | 3,1 | 2,65 | 6 | 1,39 | 2,62 | 4 | 1,4 |
| 19 | 250 | 4 | 500 | 1,34 | 3,12 | 2,79 | 2 | 1,45 | 2,58 | 8 | 1,5 |
| 20 | 300 | 4 | 500 | 1,34 | 3,12 | 2,8 | 4 | 1,39 | 2,6 | 5 | 1,5 |
| 21 | 100 | 2 | 400 | 1,34 | 3,12 | 2,65 | 4 | 1,45 | 2,59 | 2 | 1,6 |
| 22 | 150 | 2 | 400 | 1,34 | 3,12 | 2,79 | 3 | 1,39 | 2,62 | 4 | 1,6 |
| 23 | 200 | 2 | 500 | 1,34 | 3,12 | 2,8 | 2 | 1,39 | 2,6 | 8 | 1,4 |
| 24 | 250 | 2 | 500 | 1,34 | 3,2 | 2,7 | 6 | 1,45 | 2,59 | 5 | 1,5 |
| 25 | 300 | 2 | 500 | 1,34 | 3,2 | 2,8 | 2 | 1,45 | 2,62 | 5 | 1,5 |
| 26 | 200 | 7 | 500 | 1,34 | 3,1 | 2,65 | 2 | 1,45 | 2,59 | 2 | 1,6 |
| 27 | 200 | 7 | 500 | 1,34 | 3,12 | 2,79 | 3 | 1,39 | 2,62 | 4 | 1,6 |
| 28 | 250 | 7 | 500 | 1,34 | 3,12 | 2,8 | 6 | 1,39 | 2,6 | 8 | 1,4 |
| 29 | 250 | 7 | 500 | 1,34 | 3,1 | 2,7 | 2 | 1,45 | 2,59 | 5 | 1,5 |
| 30 | 300 | 7 | 500 | 1,34 | 3,12 | 2,8 | 4 | 1,45 | 2,62 | 5 | 1,5 |

Бетон – это искусственный каменный материал, получаемый в результате затвердевания правильно подобранной смеси из вяжущего вещества, воды, заполнителей и добавок. Смесь из указанных выше материалов называют бетонной смесью.

Для приготовления бетона наибольшее применение среди минеральных веществ имеют портландцемент и шлакопортландцемент. Цемент и вода являются активными составляющими бетонной смеси. Цементное тесто, образующееся при затворении цемента водой, обволакивает зерна песка, щебня или гравия, заполняет промежуток между зернами заполнителя и играет роль своеобразной смазки, предающей бетонной смеси необходимую подвижность. Затем цементное тесто, затвердевая, переходит в камневидное состояние и надежно связывает зерна заполнителя. Последний образует жесткий скелет бетона и уменьшает его осадку, возникающие в результате усадки цементного камня при твердении. Применяя различные заполнители, получают бетоны с разнообразными физико-механическими свойствами, например, особо тяжелые, тяжелые, легкие, жароупорные.

Бетон является распространенным строительным материалом, который широко используется при изготовлении разнообразных по форме и размерам бетонных и железобетонных изделий, деталей и конструкций.

Свойства бетона тесно связаны с его структурой. По структуре они подразделяются следующем образом:

- бетоны плотной структуры, у которых пространство между зернами заполнителя занято затвердевшим вяжущим; применяют их в несущих и ограждающих конструкциях, к которым предъявляются требования по водонепроницаемости, морозостойкости и т.д.;

- крупнопористые (малопесчаные или беспесчаные) бетоны, у которых пространство между зернами крупного заполнителя не полностью занято мелким заполнителем и затвердевшим вяжущим; применяются только для конструкций, воспринимающих сжимающие усилия;

- поризованные бетоны. у которых пространство между зернами заполнителя занято затвердевшим вяжущим, поризованным пеной, газообразователями или  воздухововлекающими добавками; применяются только для ограждающих конструкций;

- ячеистые бетоны – бетоны с искусственно созданными порами, состоящие из смеси вяжущего (цемента, извести или молотого шлака) и кремнеземистого компонента (молотого песка, золы). Ячеистые бетоны применяются преимущественно для ограждающих конструкций, а также для теплоизоляции.

Подбор состава тяжелого бетона

Исходные данные:

- проектируемая марка бетона (R28);

- требуемая удобоукладываемость бетонной смеси (осадка конуса, см или жесткость, с);

- активность цемента Rц;

- качество заполнителей (вид, крупность, пустотность, влажность, истинная и насыпная плотность).

Эти данные выдаются преподавателем. Кроме того, используются следующие показатели:

- истинная плотность цемента – 3120 кг/м3;

- насыпная плотность цемента – 1340 кг/м3.

Состав бетона для пробных замесов рассчитывают в следующем порядке:

- Водоцементное отношение В/Ц вычисляют по формулам:

В/Ц = А⋅RцRб+0,5А⋅Rц,   для В/Ц >0,4 (обычный бетон);

В/Ц = А1⋅RцRб+0,5А1⋅RЦ, для В/Ц<0,4 (высокопрочный бетон);

где Rб – марка бетона, кгс/см2 (МПа); Rц – активность бетона, кгс/см2 (МПа); А и А1 – коэффициенты, учитывающие качество материалов (табл.2.2).

### Таблица 2.2.

Значение коэффициентов А и А1

| Заполнители бетона | # А | А1 |
| --- | --- | --- |
| Высококачественные | 0,65 | 0,43 |
| ## Рядовые | 0,60 | 0,40 |
| Пониженного качества | 0,55 | 0,37 |

2. Расход воды (водопотребность л/м3) ориентировочно определяют. исходя из заданной удобоукладываемости бетонной смеси по табл. 19, которая составлена с учетом вида и крупности зерен заполнителя.

### Таблица 2.3.

# Водопотребность бетонной смеси

| Удобоукладываемость |  | Расход воды, л/м3 при наибольшей крупности заполнителя, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадка конуса, см | Жесткость, с | Гравий |  |  |  | Щебень |  |  |  |
|  |  | 10 | 20 | 40 | 70 | 10 | 20 | 40 | 70 |
| 9…12 | - | 215 | 200 | 185 | 170 | 230 | 225 | 200 | 185 |
| 6…8 | - | 205 | 190 | 175 | 160 | 220 | 215 | 190 | 175 |
| 3…5 | - | 195 | 180 | 165 | 150 | 210 | 205 | 180 | 165 |
| 1…2 | - | 185 | 170 | 155 | 140 | 200 | 195 | 170 | 155 |
| - | 30…50 | 165 | 160 | 150 | - | 175 | 185 | 160 | - |
| - | 60…80 | 155 | 150 | 140 | - | 165 | 170 | 150 | - |
| - | 90…120 | 145 | 140 | 135 | - | 160 | 160 | 140 | - |
| - | 150…200 | 135 | 130 | 128 | - | 155 | 145 | 135 | - |

Примечание:  Данные  табл.  2.3  справедливы  для  бетонов с  расходом  цемента  не  выше

400 кг/м3. При использовании пуццолановых портландцементов расход воды увеличивается на 15…20 л. При использовании мелкого песка расход воды увеличивается на 10 л.

3. Находят расход цемента на 1 м3 бетонной смеси, кг

Ц = ВВЦ,

где В – расход воды, л; В/Ц – водоцементное отношение.

Если расход цемента на 1 м3 бетона окажется ниже допустимого по строительным нормам и правилам (табл. 2.4), то необходимо увеличить его до требуемой нормы или ввести тонкомолотую добавку. Последняя нужна в том случае, когда активность цемента слишком высока для данной марки бетона.

### Таблица 2.4

# Минимальный расход цемента

# для получения не расслаивающейся плотной бетонной смеси, кг/м3

| Смесь | Предельная крупность заполнителя, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 40 | 70 |
| ## Особо жесткая | ## 160 | ## 150 | 140 | 130 |
| Жесткая | 180 | 160 | 150 | 140 |
| Малоподвижная | 200 | 180 | 160 | 150 |
| Подвижная | 220 | 200 | 180 | 160 |
| Литая | 250 | 220 | 200 | 180 |

4. Определяют расход щебня (гравия) кг/м3, по формуле:

Щ = 1а⋅Vпуст.щ.рн.щ.+1рщ.,

где а - коэффициент раздвижки зерен заполнителя (устанавливается по табл. 2.5); Vпуст. щ.  –

– пустотность крупного заполнителя (выраженная в долях единицы); рн.щ.– насыпная плотность щебня, кг/м3; рщ.– истинная плотность щебня, кг/м3.

### Таблица 2.5

Значение коэффициента а

| Расход цемента, кг/м3 | Коэффициент а при В/Ц |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 250 | - | - | 1,26 | 1,32 | 1,38 |
| 300 | - | 1,30 | 1,36 | 1,42 | - |
| 350 | 1,32 | 1,38 | 1,44 | - | - |
| 400 | 1,4 | 1,46 | - | - | - |
| 500 | 1,56 | - | - | - | - |

Примечание: При других значениях Ц и В/Ц коэффициент а находят интерполяцией.

5. Определяют расход песка по формуле, кг/м3:

# П = (1−Цρц−Вρв−Щρщ)⋅ρп,

где ρц,ρп - соответственно истинная плотность цемента и песка, кг/м3;

6. Теоретическая средняя плотность бетонной смеси, кг/м3:

рб.см.=	Ц + В + Щ + П.

7. Поправка в расчетный состав бетонной смеси с учетом влажности щебня и песка, кг:

П’ = П + П⋅Wg100;

Щ’=Щ + Щ⋅Wщ100;

В’=В-(.П⋅Wg100 + Щ⋅Wщ100)∙

Результаты расчетов сводят в табл. 2.6.

#### Таблица 2.6

Расход компонентов на 1 м3 бетонной смеси

| Расчетный состав |  |  |  | Производственный состав |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ц | В | Щ | П | Ц | # В’ | Щ’ | П’ |

Коэффициент выхода бетонной смеси производственного состава:

β=1Црн.ц.+Щ'рн.щ.+П'рн.п..

Значение коэффициента выхода бетона обычно находится в пределах β=0,55…0,75. Коэффициент выхода бетонной смеси показывает уменьшение объема бетонной смеси при перемешивании.

Пример выполнения РГЗ № 2

Исходные данные:

- проектируемая марка бетона  – 200,

- ОК = 4 см,

- активность цемента 400 кгс/см2;

- крупный заполнитель – гранитный щебень рядовой фракции 10-20, ρи = 2,7г/см3, влажность 4%, ρнас = 1,45 г/см3,

- мелкий заполнитель – песок кварцевый ρи = 2,6 г/см3, ρнас =1,5 г/см3, влажность 3 %

- истинная плотность цемента – 3120 кг/м3;

- насыпная плотность цемента – 1340 кг/м3.

1. Вычисляем водоцементное отношение, по табл. 2.2 приняв значение А=0,6

В/Ц = 0.6⋅400200+0.5⋅0.6⋅400 = 0,8  для В/Ц >0,4 (обычный бетон);

2. По табл.2.3 зная, что ОК=4 см, находим расход воды В=205 л.

3. Находим расход цемента на 1 м3 бетонной смеси, сверяясь. с показателями минимального расхода цемента для получения нерасслаивающейся бетонной смеси табл.2.4.

Ц = 2050.8=256 кг, >180

Находим пустотность щебня Пу = 1 - ρнасρист=1−14502700=0,46

4. Определяем расход щебня кг/м3,

Щ = 11.38⋅0.46.31450+12700 = 1250 кг/м3,

5. Определяем расход песка, кг/м3:

П = (1−2563120−2051000−12502700)⋅2600 = 670 кг/м3

6. Теоретическая средняя плотность бетонной смеси, кг/м3:

рб.см.=256 + 205 + 1250 + 670 = 2381 кг/м3

7. Поправка в расчетный состав бетонной смеси с учетом влажности щебня и песка, кг:

П’ = 670 + 670⋅3100=690 кг

Щ’= 1250 + 1250⋅4100=1300 кг

В’= 205-(670⋅3100+1250⋅4100) = 135 л

Результаты расчетов сводим в табл. 2.6.

#### Таблица 2.6

Расход компонентов на 1 м3 бетонной смеси

| Расчетный состав |  |  |  | Производственный состав |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ц | В | Щ | П | Ц | # В’ | Щ’ | П’ |
| 256 | 205 | 1250 | 670 | 256 | 135 | 1300 | 690 |

Коэффициент выхода бетонной смеси производственного состава:

β = 12561340+13001450+6901500= 065

Содержание

Лабораторная работа № 1……………………...………………………………………………………1

Лабораторная работа № 2.………………………………………………………..……………………7

Лабораторная работа № 3…………………………………………………………………………….13

Лабораторная работа № 4…………………………………………………………………………….20

РГЗ № 1………………………………………………………………………………………………..24

РГЗ № 2………………………………………………………………………………………………..28

Содержание……………………………………………………………………………………………34

Учебное издание

##### СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  И  ИЗДЕЛИЯ

Методические указания к выполнению лабораторных работ и

расчетно-графических заданий для студентов специальности 060800 – Экономика и управление на предприятии промышленности строительных материалов

заочной формы обучения с применением дистанционных технологий

Составитель Аксенова Людмила Леонидовна

Подписано в печать            . Формат 60x84/16. Усл. печ. л. 2,0. Уч.-изд. л. 2,3.

Тираж    250  экз.		Заказ           		Цена            .

Отпечатано в Белгородском государственном технологическом университете

им. В.Г. Шухова

308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46.