- СОДЕРЖАНИЕ

- Теоретические материалы

- Введение 								4

- Основные виды и требования к стекольному сырью			5

  - 1.1.	Основные виды и классификация сырьевых материалов

  - для производства стекла						5

  - 1.2.	Технические требования к сырьевым материалам для

  - производства стекла							9

  - 1.3.	Кремнеземистое сырье. Происхождение и классификация		12

  - 1.4.	Щелочноземельное сырье (карбонатное сырье)			16

  - 1.5.	Щелочное сырье						19

  - 1.6.	Алюминий- и борсодержащие сырьевые материалы		22

  - 1.7.	Свинец-, цинк- и фосфорсодержащие сырьевые материалы	25

  - 1.8.	Стеклобой и нетрадиционные виды сырьевых материалов		27

  - 1.9.	Вспомогательные сырьевые материалы				31

  - 1.10.	Выводы								36

- Подготовка и основные методы обогащения стекольного сырья	37

  - 2.1.	Подготовка и классификация методов обогащения стекольного

  - сырья								37

  - 2.2.	Электромагнитная сепарация					40

  - 2.3.	Гравитационные методы обогащения				44

  - 2.4.	Оттирочные и химические методы обогащения			49

  - 2.5.	Флотационный и флотооттирочный методы обогащения		52

  - 2.6.	Выводы								57

- Практические материалы

- 1. Темы расчетно-графических заданий и методические

- рекомендации по их выполнению					58

- 2. Вопросы к экзамену						60

- Итоговые тестовые задания						62

- Глоссарий								69

- Литература								71

Введение

Учебно-методический комплекс разработан в соответствии с учебным планом и соответствует рабочей программе дисциплины “Сырьевые материалы”, предназначенной для изучения студентами специальности 240304 Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов специализаций 07 - Технология стекла и 08 - Технология эмалей и защитных покрытий.

Разработанный учебно-методический комплекс включает теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть комплекса состоит из 2 разделов. Первый содержит сведения об основных видах, классификации и технических требованиях к сырьевым материалом, применяемым в производстве стекла. Приводятся химические составы стекольного сырья различных месторождений. Данный материал разделен на 9 глав, в конце каждой приведены вопросы для самопроверки. Раздел заканчивается выводами, обобщающими теоретические сведения.

Второй раздел содержит сведения об основных методах обогащения и подготовки стекольного сырья, достоинствах и недостатках каждого метода. Он состоит из 5 глав, также содержит вопросы для самопроверки и выводы.

Теоретический материал приводится в кратком виде, содержит рисунки с необходимыми пояснениями, что облегчает его усвоение при заочной (дистанционной) форме обучения.

Практическая часть комплекса содержит темы расчетно-графических заданий, методические указания по их выполнению и вопросы к экзамену.

Для контроля знаний студентов - заочников имеются итоговые тестовые задания закрытой формы (всего 70 вопросов) и методические указания по их выполнению. Предусмотрена электронная форма тестирования по 30 вопросам, отбираемым методом случайных чисел. По результатам тестирования студент допускается к сдаче экзамена.

Для облегчения усвоения новых терминов и определений в учебно-методическом комплексе имеется глоссарий. В конце приведен список литературы, которая может использоваться дополнительно и при работе над расчетно-графическими заданиями.

- 1. Основные виды и требования к стекольному сырью

- 1.1. Основные виды и классификация сырья для производства стекла

1.1.1. Химические составы промышленных силикатных стекол.

1.1.2. Влияние оксидов на свойства силикатных стекол.

1.1.3. Классификация сырьевых материалов для производства стекла.

1.1.4. Пригодность сырьевых материалов для производства стекла.

    - В стеклообразном состоянии получено большое количество разных соединений, в т.ч. элементарного, оксидного и сложного состава.

Классификация стекол

Все основные неорганические стекла можно разделить на:

- элементарные

- оксидные

К элементарным относятся:

- стеклообразные – Se, S, P, C, Ge, As.

- - галогенидные – в основном фториды Me: BeF2;CaF2…

- халькогенидные – As-x; Sb-x;Ge-x, где х – катион (Ме, например).

Оксидные стекла могут быть однокомпонентные (SiO2, B2O3, P2O5), двухкомпонентные (бинарные) – Na2O-SiO2 и многокомпонентные. Среди них наиболее важна пятикомпонентная система – SiO2-Na2O-CaO-MgO-Al2O3.

Таблица 1.

Химические составы основных видов стекол

| Стекло | Содержание компонентов, мас. % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Na2O | K2O | CaO | MgO | Al2O3 | B2O3 | PbO | BaO |
| Листовое стекло | 70-73 | 12,4-15,2 | 0-1,5 | 6,4-11,6 | 2,8-4,3 | 0,5-2,2 | - | - | - |
| Тарное | 61,9-73,2 | 6,5-10,4 | 0-2,3 | 5,5-10 | 0,8-4 | 1-11,6 | 0-2,8 | - | 0-0,8 |
| Архитектурно-строительное | 61,4-81 | 5,5-18,5 |  | 0-25 | 0-11,4 | 0-6,5 | 0-1,3 | - | 0-2 |
| Химико-лабораторное | 67,4-81 | 4,5-14,7 | 1,2-6,1 | 0,5-10 | 0,8-3,5 | 2-5,2 | 0-12 | - | 0-3,6 |
| Хрусталь | 56,5-76,8 | 0-12,6 | 3-16,5 | 0-9,5 | - | 0-1 | 0-4 | 12-30 | 0-17 |
| Эмали грунтовые | 39,6-68,1 | 11-22 | 0-3,5 | 0-17 | 0-1,3 | 1-6 | 0-26 | - | - |
| Эмали покровные | 30,5-58,2 | 7,3-22,7 | 0-5,3 | 0-11 | - | 0,6-10,5 | 0-11,4 | - | - |

Кроме того, составы стекол могут содержать малые добавки таких соединений как Cr2O3, CuO, NiO, TiO2, ZnO.

    - Все компоненты стекол по своей структурной роли можно разделить на 3 группы:

- стеклообразователи (кислотные оксиды)

- модификаторы (основные оксиды)

- промежуточные (амфотерные оксиды).

Основное влияние оксидов-стеклообразователей проявляется в повышении вязкости расплава, снижении склонности к кристаллизации, уменьшении ТКЛР и плотности, повышении химической стойкости.

Влияние модификаторов – щелочных оксидов  проявляется в понижении вязкости расплава, уменьшении склонности к кристаллизации (исключая Li2О) и химической стойкости, росте ТКЛР и плотности.

Влияние модификаторов – щелочноземельных оксидов  проявляется в понижении вязкости расплава (в большей степени при высоких температурах), уменьшении химической стойкости, росте ТКЛР и плотности.

Влияние Al2O3 близко к влиянию стеклообразователей, при этом Al2O3 повышает вязкость и химическую стойкость, уменьшает склонность к кристаллизации в большей мере, чем SiO2, что обусловлено особенностью его структурного состояния.

Оксид бора и фосфора наряду с основными свойствами стеклообразователей могут также увеличивать склонность к кристаллизации и понижать химическую стойкость силикатных стекол в зависимости от их содержания.

Таблица 2.

Влияние оксидов на свойства силикатных стекол

| Свойство | SiO2 | Li2О | K2O | Na2O | CaO | MgO | BaO | ZnO | PbO | Al2O3 | ZrO2 | B2O3 | P2O5 | TiO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Tплавления | + | - | - | - | - | +/- | - | - | - | + | + | - | + | - |
| Вязкость | + | - | - | - | - | +/- | - | - | - | + | + | - | +/- | - |
| Склонность к кристаллизации | + | + | - | - | + | +/- | - | + | - | - | + | - | - | - |
| Поверхностное натяжение | + | - | - | - | + | + | + | + | н | + | н | - | - | - |
| Плотность | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |

Продолжение табл. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механические свойства | + | - | - | - | + | - | - | + | - | + | + | + | + | н |
| Хим. стойкость | + | - | - | - | + | - | - | + | - | + | + | + | - | + |
| ТКЛР | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + | - |
| Термостойкость | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | + |
| Показатель преломления | - | - | - | - | + | н | + | н | + | н | + | н | н | + |

+ - повышает, – - понижает, н - не оказывает влияния.

    - Сырьевые материалы для производства стекла условно делят на 2 основные группы: главные и вспомогательные. К главным относятся сырьевые материалы, с которыми в состав стекла вводятся основные стеклообразующие оксиды. К вспомогательным относятся сырьевые материалы, с которыми в шихту вводятся оксиды, которые придают стеклу специальные свойства (например, красители), а также соединения, которые ускоряют процессы варки, осветления, гомогенизации расплава, изменяющие окислительно-восстановительные условия (окислители и восстановители).

Основные стеклообразующие оксиды вводятся в состав песка с помощью следующих сырьевых материалов:

SiO2 – кварцевый песок, жильный кварц;

CаO,МgО – мел, известняк, доломит,

Al2O3 – технический глинозем, ПШК, пегматит;

Na2O – сода, сульфат натрия;

K2O – поташ, ПШК;

B2O3 – борная кислота, бура;

PbO – свинцовый сурик.

Со вспомогательными сырьевыми материалами в шихту вводятся:

- красители (Cr2O3, CuO, NiO, CoO, FeO, Fe2O3, МnО)

- обесцвечиватели: физические (металлический Se, МnO2), химические(KNO3, NaNO3)

- глушители – вещества вызывающие уменьшение светопропускания стекла за счет выделения мелкозернистой кристаллической или аморфной фазы, интенсивно рассеивающей свет, ими могут быть: соединения фосфора (Ca3(PO4)2), фтора (кремнефтористый Na (Na2SiF6), криолит (Na3AlF6))

- осветлители – способствуют очищению расплава от газовых включений (пузырей), это – As2O3, CeO2, Na2SO4, ErO2, нитраты

- ускорители варки – ускоряют процессы силикато- и стеклообразования, это: аммонийные соединения (например, NH4NO3).

1.1.4.  Пригодность сырья для производства стекла оценивается по следующим показателям:

- содержание основного вещества

- постоянство химического состава (различие в химическом составе различных партий)

- содержание красящих и тугоплавких примесей

- возможность обеспечения заданного состава стекла

- однородность по химическому составу и гранулометрии (показатели внутри одной партии).

- Вопросы для самопроверки

- 1. Какая особенность состава химико-лабораторного стекла?

- 2. В каких пределах колеблется содержание диоксида кремния в эмалях?

- 3. В чем заключается влияние щелочноземельных оксидов на технологические свойства стекол?

- 4. Какие оксиды повышают химическую устойчивость силикатных стекол?

- 5. Какие сырьевые материалы относятся к вспомогательным?

- 6. По каким показателям оценивается пригодность сырья для производства стекла?

- 1.2. Технические требования к сырьевым материалам для производства стекла

1.2.1. Требования к химическому составу стекла

1.2.2. Требования к гранулометрическому составу

1.2.3. Требование к однородности сырьевых материалов

1.2.4. Способы повышения однородности сырьевых материалов (усреднение состава).

1.2.1. Основными показателями качества сырьевых материалов являются содержание основного вещества или веществ и наличие нежелательных примесей. К ним относятся: соединения железа, снижающие светопропускаемость стекла; оксид Al, содержание которого в стекле строго лимитировано; к нежелательным примесям относят также соединения титана, в частности TiO2, который является красящим оксидом и повышает склонность к кристаллизации. Нежелательные примеси это также минералы (в частности Cr2O3 и ZrO2), которые наряду с закраской являются тугоплавкими компонентами.

Оксиды железа вносятся в стекольную шихту преимущественно с песком (до 90%), пегматитом, доломитом и известняком. Содержание оксидов железа в стеле строго регламентируется:

Fe2O3 - листовое стекло 0,09-0,12%

-//- тарное бесцветное 0,1 ± 0,01%

-//- -//- полубелое 0,5 ± 0,02%

-//- -//- коричневое 0,8 ± 0,1%

-//- сортовая посуда 0,05 ± 0,1%

-//- хрусталь 0,012 ± 0,001%

-//- оптическое стекло 0,0004 ± 0,00001%

-//- зеленая тара <не регламентируется>

Оксиды железа активно влияют на процессы стекловарения, так как могут в значительной мере изменять светопропускание стеклообразующего расплава и таким образом определять количество тепла, передаваемого от газового факела к придонным слоям расплава за счет излучения. На соотношение валентных форм железа влияет окислительно-восстановительный потенциал шихты (то есть наличие в ней окислителей и восстановителей). Для эффективного управления и стабилизации стекловарения необходим постоянный контроль и коррекция содержания оксидов железа и окислительно-восстановительного потенциала.

1.2.2. 	Гранулометрический состав сырьевых материалов (дисперсность) – это соотношение содержания частиц различной крупности. Гранулометрический состав влияет на такие параметры как насыпная масса, плотность, угол естественного откоса (уклона).

Гранулометрический состав компонентов шихты оказывает большое влияние на процесс перемешивания, расслоения шихты в процессе транспортировки и скорость реакции силикато- и стеклообразования. При этом на стеклообразование в наибольшей мере влияет дисперсность частиц кварцевого песка. Существует эмпирическая зависимость:

τ = k∙r3,		(1)

где: τ – время полного растворения зерен песка в силикатном расплаве

k – коэффициент, зависящий от состава стекла (для листового стекла – 8,8∙106 при t = 1400оС)

r – радиус зерен песка

На стеклообразование влияет также форма зерен (морфология) – медленнее растворяются зерна окатанной формы, быстрее – трещиноватые и угловатые.

Присутствие в составе песка зерен более 0,5мм нежелательно, однако их отделение сопряжено с технологическими трудностями (повышенным износом просеивающего оборудования, увеличением количества аппаратурного железа в шихте).

Помол песка энерго- и трудоемок и применим только в производстве специальных стекол. Известны способы механической активации песка с помощью струйных мельниц и дезинтеграторов.

Мелкие фракции песка и других сырьевых материалов содержат повышенные количества окрашивающих и тугоплавких примесей. Отечественные ГОСТы и ТУ регламентируют крупность кварцевого песка в пределах 0,1-0,8мм. Для карбонатного сырья (доломит, известняк, мел) дисперсность частиц может быть больше – до 3мм и даже до 5мм. Это обусловлено тем, что при попадании крупных частиц карбонатных материалов в зону высоких температур происходит их растрескивание за счет термоудара и термической диссоциации. Для более крупных частиц карбонатных материалов отмечается  замедление термической диссоциации, что благоприятно сказывается на процессах осветления и гомогенизации расплава. Переход от существующих технологических схем подготовки доломита и известняка (с измельчением до фракции "-1мм") на приготовление более крупных материалов позволяет повысить производительность и улучшить условия труда в составных цехах.

Для щелочесодержащих компонентов (сода, поташ, сульфат натрия) желательным является использование материалов с размером частиц 0,1-1,0мм с более плотной кристаллической структурой к которым относится, в частности, "тяжелая" сода и гранулированный сульфат натрия. Для таких материалов отмечается снижение комкования и пыления. Кроме того, отсутствие тонких фракций в сырье улучшает его подачу из бункеров, т.к. уменьшает зависание материала и увеличивает однородность шихты, т.к мелкие частицы в процессе перемешивания склонны к агрегированию и в дальнейшем ведут себя подобно крупным частицам.

    - Однородность сырьевого материала – это постоянство его химического состава в различных участках данной партии сырья, находящейся на складе. Требования к однородности регламентированы соответствующими ГОСТами и ТУ на сырьевые материалы. При этом обязательно указывается максимальный размер партии сырья.

В природных условиях добываемое стекольное сырье характеризуется минимальным значением показателя однородности, в дальнейшем однородность повышается:

- при добыче в 1,5-2 раза

- при обогащении (промывка, оттирка) в 2,5-3 раза

- при транспортировании незатаренного сырья в 2-5 раз

- при подготовке в составных цехах в 1,8-3 раза

Объективные представления об однородности сырья, т.е. отклонения его химического состава от требований ГОСТа могут дать только химические анализы материала, отобранного из различных участков партии.

1.2.4. В некоторых случаях обработка и подготовка сырья не позволяет получать сырьевые материалы, отвечающие требованиям по однородности. В этих случаях прибегают к различным способам усреднения состава сырьевых материалов. Наиболее распространенными способами усреднения сырья являются:

- послойное складирование неоднородного сырья на площадке или приемных отсеках

- перемешивание неоднородного сырья на площадке или в приемных отсеках с помощью грейферных кранов, для этого производится перемещение сырья с одного участка загрузки на другой участок, возможно многократно

- перемещение неоднородного сырья на открытой площадке с помощью бульдозера

- для повышения однородности может быть использован отбор сырьевых материалов из различных участков штабеля, при этом отбор проводится в вертикальном направлении.

- Вопросы для самопроверки

- 1. Какие примеси в сырьевых материалах являются нежелательными?

- 2. Как влияют на процесс стекловарения оксиды железа?

- 3. На какие физические параметры сырьевых материалов влияет гранулометрический состав?

- 4. Какая дисперсность частиц доломита наиболее благоприятна для стекловарения?

- 5. Что такое однородность сырьевого материала?

- 6. Какие наиболее распространенные способы усреднения стекольного сырья?

- 1.3. Кремнеземистое сырье. Происхождение и классификация

1.3.1. Кристаллохимические особенности кремния и полиморфные превращения кремнезема

1.3.2. Природные разновидности кремнезема

1.3.3. Классификация кварцевых песков

1.3.4. Химический и минералогический состав кварцевых песков

1.3.5. Требования ГОСТа к кремнеземистому сырью

1.3.6. Другие формы кремнеземистого сырья для стекольной промышленности

1.3.1. Кремнеземистое сырье является основным компонентом стекольной шихты (песка 60-75% по массе). Кремний является одним из наиболее распространенных элементов в земной коре (2-й по распространенности, 12,6% по массе). В природе кремний встречается в основном в виде оксида и силикатов.

В основе кристаллической структуры природных соединений кремния находятся тетраэдры SiO4. при этом изменение взаимной ориентации тетраэдров приводит к изменению структуры и сингонии кристаллов. По этой причине существуют каркасные, слоистые, цепочечные и островные силикаты.

Кремнезем может существовать также в различных кристаллических модификациях (α и β -кварц, α, β и γ-тридимит, α, β-кристобалит) в процессе полиморфных превращений большую роль играют минерализаторы, в частности для синтеза тридимита необходимо добавки щелочных или щелочноземельных оксидов.

1.3.2. Среди кремнесодержащих породообразующих минералов выделяют:

- магматические (вулканического происхождения)

- осадочные (образующиеся в результате выпадения осадков из растворов)

- метаморфические (образующиеся в результате химического взаимодействия и выветривания)

Соединения кремния могут иметь кристаллическую природу и могут быть аморфными – вулканическое стекло (перлит), диатомит, опока, трепел, опал.

Наиболее важным для стекольной промышленности минеральным кремнеземистым сырьем является кварц, который встречается в природе в виде кварцевых песков, кварцитов и кварцитовых песчаников, а также жильного кварца, последний образуется гидротермальным путем при подземной кристаллизации горячих растворов и расплавов.

1.3.3. Песок – с геологической точки зрения – это осадочная мелкообломочная несцементированная горная порода, состоящая из зерен минералов размером 0,005-2,0мм. По крупности частиц пески разделяют на:

- тонкозернистые (0,005-0,1мм)

- мелкозернистые (0,1-0,25мм)

- среднезернистые (0,25-0,5мм)

- крупнозернистые (0,5-1,0мм)

- грубозернистые (1,0-2,0мм)

Кварцевые пески – обломочная осадочная порода представленная в основном зернами кварца (Тв - 7, ρ - 2,65г/см3). В виде примесей могут присутствовать различные минералы легкой (слюдистые, глауконит) и тяжелой (пирит, сидерит, сфен) фракций.

Для кварцевых песков характерен широкий возрастной диапазон образования. В зависимости от условий образования пески делят на:

- морские

- речные

- озерные

- флювеогляцеальные (образованные при таянии ледников)

- аллювиальные (образовавшиеся в результате выветривания)

- золовые пески (образованные в результате терморазрушения пород)

По геологическому возрасту образования пески подразделяют на:

- четвертичного периода (наиболее распространены)

- мелового периода (содержит значительное количество слюдистых минералов)

- юрского периода (содержат большое количество примеси глауконита)

- каменноугольного периода (содержат примеси тяжелых минералов и неоднородны по химическому составу.

1.3.4. В стекольном производстве могут применятся пески содержащие не менее 95% SiO2, содержание других стеклообразующих оксидов (Al2O3, R2O, RO, B2O3, P2O5) допустимо до определенных пределов. Присутствие красящих оксидов (оксиды Fe, Ti, Cr) строго регламентируется.

По содержанию и характеру примесей пески для стекольной промышленности подразделяют на 3 группы:

- чисто кварцевые (содержащие более 98% SiO2 и не более 1,5%Al2O3)

- глинистые и глинисто-полевошпатовые (содержащие 90-92% SiO2 и 1,5-10% Al2O3)

- кварц-полевошпатовые (содержание SiO2 – 85-90% и Al2O3 – 7-9%, также они содержат много альбита)

В составе легких фракций в кварцевых песках могут присутствовать глинистые (каолинит, монтмориллонит, гидрослюды) и слюдистые (биотит, мусковит, флогопит, глауконит (продукт выветривания слюд)) минералы. В тяжелую фракцию песков входят в основном оксиды, гидроксиды и сульфиды железа и титана. Оксиды железа в песке могут присутствовать в следующем виде:

- в глинистой составляющей (до 65% общего содержания железа)

- с тяжелыми минералами (до 50%)

- в виде пленок и примазок (до 40%)

- с легкими алюмосиликатами (до 10%)

- в виде сростков и включений (до 25%)

- в виде твердых растворов включения (до 3%) – это содержание определяет верхний предел обогатимости песков. В табл.3 приведен химический состав кварцевых песков основных месторождений.

Таблица 3.

Химический состав кварцевых песков

| Месторождения | Содержание компонентов, мас.% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | R2O | CaO | MgO | П.п.п. |
| Люберецкое Авдеевское Скопинское Козловское Новоселовское Попаснянское Ташлинское Лысьегорское (маршалит) Волынское (кварц) | 99,27 97,8 98,7 96,31 99,1 98,5-97,3 90,2-99,61 94,2 99,93 | 0,34 0,27 0,63 1,72 0,39 0,74-1,32 0,21 3,91 0.03 | 0,02-0,2 0,06-0,13 0,04-0,14 0,2 0,07-0,06 0,02-0,09 0,17 0,03 | 0,03 - 0,05-0,1 0,06 - 0,06-0,1 следы - - | Следы 0,2-0,32 - 1,02 - - 0,14 - 0,0015 | 0,05 0,28-0,76 - 0,06 0,2 0,28-0,44 0,06 0,15 0,006 | 0.02 0,04-0,14 - 0,1 0,04 сл.- 0,07 0,03 0,35 0,004 | 0,14 - - 0,38 0.2 0,19 0,1 1,06 - |

1.3.5. Возможность применения кварцевых песков и другого вида кремнеземистого сырья регламентируется ГОСТ России. ГОСТ Р 22551-77 "Пески для стекольной промышленности". Требования ГОСТ определяют параметры процессов обогащения исходного кремнеземистого сырья и выбор технологической схемы обогащения.

В табл.4 приведены требования к кварцевым пескам для стекловарения.

Таблица 4.

ГОСТ России 22551-77 "Пески для стекольной промышленности"

| Компо-нент | Марка песка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООВС-010 В | ООВС-015-I | ОВС-020-3 | ОВС-025-1 | ОВС-025-1А | ВС-030-В | ВС-050-1 | ВС-050-2 | С-070-1 | С-070-2 | Б-100-1 | Б-100-2 | ПБ-150-1 | ПБ-150-2 | ПС-250 | Т |
| SiO2 | 99,8 | 99,3 | 99 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 95 | 98,5 | 95 | 98,5 | 95 | 98 | 95 | 95 | 95 |
| Fe2O3 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,025 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,25 |  |
| Al2O3 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 0,6 | 20 | 0,6 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
| влага | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - |

1.3.6. В связи с исчерпанием запасов кварцевых песков и снижением их качества всё более актуальным становится вопрос использования других видов кремнеземистого сырья. Из них наибольшее значение имеют:

- кварцитовые песчаники

- кварциты

- жильный кварц

- аморфные разновидности кремнезема

Кварцитовые песчаники – мономинеральная порода, образующаяся в результате уплотнения кварцевых песков под воздействием давления и частичной цементации. В зависимости от характера цементирующей связки различают глинистые и карбонатные песчаники. Степень цементации определяется характером и содержанием связки. В карбонатных песчаниках отмечается повышенное содержание RO, в глинистых – Al2O3.

Кварциты по своей структуре подобны мелкокристаллическому жильному кварцу. Они отличаются от кварцитовых песчаников большей прочностью и твердостью. Содержание SiO2 – 94-98%, Al2O3 – 0,07-2,9%. Данный вид сырья является перспективным при значительном удалении стекольных производств от источников кондиционного кварцевого сырья. Аморфные разности кремнезема являются перспективным сырьем для производства пеностекла. Основной проблемой широкого применения данного вида кварцевого сырья в стекольной промышленности являются большие энергозатраты на измельчение и сложность извлечения оксидов железа при использовании известных методов обогащения.

Синтетический диоксид кремния используется для получения отдельных видов специальных стекол не содержащих оксидов железа (увиолевые стекла). В качестве исходных материалов для синтеза данного вида кремнезема используются различные кремнийорганические соединения (в частности, тетраэтоксисилан – Si(C2H5O)4), а также галоиды кремния (SiCl4). Диоксид кремния получают в результате высокотемпературной переработки этих соединений.

- Вопросы для самопроверки

- 1. В каких кристаллических модификациях может существовать кремнезем?

- 2. Какие известны аморфные разновидности кремнезема?

- 3. Какие кварцевые пески относятся к аллювиальным?

- 4. Какие минералы могут присутствовать в легких фракциях песков?

- 5. Чему соответствует цифра в обозначении марки кварцевого песка?

- 6. Чем отличаются кварциты от кварцитовых песчаников?

- 1.4. Щелочноземельное карбонатное сырье

1.4.1. Виды сырьевых материалов, используемых для введения оксидов щелочных и щелочноземельных металлов

1.4.2. Химический состав и технические требования к стекольным доломитам

1.4.3. Химический состав и технические требования к стекольным известнякам

1.4.1. 	Щелочноземельные оксиды: CaO, MgO, BaO вводятся в стекольную шихту в виде различных горных пород или химически чистых материалов.

Оксиды Ca, Mg вводят обычно с помощью доломита – Ca,Mg(CO3)2. При содержании в стекле оксидов кальция и магния отличном от доломитового, оксид кальция может вводиться с помощью известняка, доломитизированного известняка или других разновидностей кальцита.

Оксид бария вводят с помощью витерита (BaCO3), барита (BaSO4), а также с помощью синтетического нитрата бария. При использовании в качестве сырья барита ввиду его тугоплавкости необходимо дополнительное введение восстановителей (например, молотого кокса). В производстве бариевого хрусталя используется как правило витерит (синтетический или природный).

1.4.2. 	Доломит – это осадочная горная порода, которая наряду с двойным карбонатом кальция и магния может содержать различные примеси: оксиды алюминия, кремния, железа. Химически чистый доломит содержит 54,3% CaCO3 (30,4%CaO) и 45,7% MgCO3 (21,8% MgO). Доломит – плотная, твердая порода с фарфоровидным изломом светло-серого, желтого, бурого цветов. Тв – 3,5-4,0, Тпл = 2800-2900оС. Основное требование к стекольным доломитам – минимальное содержание оксидов железа:

- для оконного стекла – менее 0,3%

- для технического стекла – менее 0,1%

- для сортового –  менее 0,05%

Содержание CaO должно быть не менее 29% и не более 32%, MgO - не менее 19% (требование ГОСТ 23672-79 – "Доломит кусковый для стекольной промышленности"). В производстве стеклоизделий используется доломит различных месторождений. Химический состав дан в табл. 5.

На Боснийском месторождении функционирует ОАО «Ковдоломит», выпускающее около 50% доломитового сырья для стекольной промышленности марок ДК-19-005, ДК-19-0,1, ДК-18-0,25, ДК-18-0,4 (доломит молотый с предельным содержание оксидов железа по последней цифре), а также доломит кусковый по ГОСТ 23672-79.

ОАО «Ковровское карьероуправление» выпускает те же марки доломита, объемы поставок здесь ниже (около 40% общего объема).

Заиграевское месторождение обеспечивает предприятия Сибири и Дальнего востока, где использование местного доломитового сырья  в стекольном производстве затруднено технологическими трудностями их обогащения, в частности сложностью извлечения оксидов железа. Известные способы обогащения чаще всего малоэффективны. Перспективным может являться метод электромагнитной сепарации в полях высокой напряженности.

Таблица 5.

Химический состав доломитов различных месторождений

| м/р | Содержание компонентов, мас. % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | п.п.п. |
| Боснийское (Сев. Кавказ) | 0,53 | 0,33 | 0,05-0,1 | 32,09 | 20,33 | 49,52 |
| Мелихово-Федоров-ское (г.Ковров) | 1,0-1,5 | 0,5 | 0,05 | 29 | 19,5 | 49,5 |
| Заиграевское (р-н Прибайкалья) | 0,1-1,4 | - | 0,16-0,24 | 29,5-31,5 | 20,1-22,5 | 45,5-48,7 |
| Ямское (ЦФО) | 1,1-5,3 | 0,3-1,4 | 0,2-0,4 | 29,5-30,9 | 18,9-20,7 | 44,2-46,9 |

1.4.3. 	Известняком называется осадочная карбонатная горная порода, состоящая в основном из минерала кальцита, который содержит 56% CaO и 44% CO2. В качестве примесей в известняках могут присутствовать  доломит, кварц (кремнистые известняки), глинистые минералы (мергель). Доломитизированные известняки могут содержать 4-17% MgO, мергели – 6-21% Al2O3+R2O3, кремнистые известняки – 2-8% SiO2.

Кристаллические известняки делятся на крупно-, мелко-,  скрытокристаллические и перекристаллизованные (мрамор). По генезису (природе происхождения) известняки делят на рифовые (ракушечник), органогенно-обломочные и хемогенные. Цвет известняка определяется наличием и концентрацией примесей (в первую очередь оксидами железа). Физико-механические свойства известняка очень неоднородны (ρ - 800-2800кг/м3) механическая прочность зависит от плотности и влажности материала: чем выше плотность и ниже влажность, тем выше прочность. К известнякам относят также мел – аморфную осадочную породу, образованную из карбонатных скелетов древних организмов.

Технологические требования к известнякам, применяемым в стекольной промышленности, устанавливают содержание оксида кальция не менее 53% (для мела – 54,3%), оксидов железа – не более 0,3% (для мела – 0,1%).

Химический состав известняков и мела для стекольной промышленности приведен в табл. 6:						Таблица 6.

Химический состав кальцийсодержащего сырья

| Месторождение | Содержание компонентов, мас. % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | п.п.п. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Известняки |  |  |  |  |  |  |
| Альферовское | 0,02-2,58 | 0,01-0,83 | 0,20-0,47 | 53,33-55,92 | 0,01-0,72 | 44,00 |
| Воскресенское | 1,50 | 0,70 | 0,16-0,30 | 53,00-55,70 | 0,70-1,50 | 42,10 |

Продолжение табл. 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пикалевское | 2,59 | 0,30 | 0,40 | 52,30 | 1,66 | - |
| Смердомское | 2,44 | 0,47 | 0,13 | 46,90 | 6,35 | - |
| Мел |  |  |  |  |  |  |
| Белгородское | 0,22-2,84 | 0,22 | 0,08 | 54,40 | 0,28 | - |
| Копанищевское | 0,48 | 0,34 | 0,08 | 54,60 | 0,64 | - |
| Сельцовское | 0,60-3,80 | 0,40 | 0,17 | 53,70 | 0,48 | 42,50 |
| Ямское | 0,28-1,40 | 0,14-0,70 | 0,08-0,10 | 53,9-55,70 | 0,07-038 | 43,6 |

В стекольном производстве используется также сепарированный мел, выпускаемый местными производителями. Кроме того, используется также известняки и мела, добываемые на местных карьерах.

- Вопросы для самопроверки

- 1. Какая химическая формула витерита?

- 2. В каких пределах должно находиться содержание оксидов железа в стекольных доломитах?

- 3. Каково содержание оксида магния в доломотизированных известняках?

- 4. В каких пределах колеблется плотность известняков?

- 1.5. Щелочное сырье

1.5.1. Карбонатное сырье для введения Na2O

1.5.2. Сульфатное сырье для введения Na2O

1.5.3. Сырьевые материалы для введения K2O и Li2O

1.5.1. Щелочные оксиды являются наиболее массовыми в составах силикатных стекол после кремнезема. Они могут вводится в стекольную шихту в виде карбонатов, сульфатов, нитратов. Последние чаще всего выполняют роль ускорителей варки и осветлителей стекломассы.

Основным сырьевым материалом для введения оксида натрия является сода. Известны различные кристаллические модификации соды. Она может быть безводной (кальцинированной) с содержанием Na2O 58.5% и CO2 41,5%. Известны также и кристаллогидраты: моно-, гепта- и декагидраты. При этом кристаллогидраты находится в стабильном состоянии в определенном температурном интервале: декагидрат стабилен при температуре ниже 32оС, гептагидрат стабилен в интервале 32-35,4оС, моногидрат – 35,4-105,5оС и кальцинированная сода – выше 105,5оС.

Полиморфизм кристаллогидратов соды необходимо учитывать при определении оптимальной влажности шихты. При этом значительное количество влаги из шихты может уходить на превращение кальцинированной соды в моногидрат. С точки зрения оптимального режима увлажнения шихты необходимо сохранять её при температурах выше 35,4оС, для этого в необходимых случаях используют специальные нагревательные аппараты – калориферы.

В качестве сырьевого материала может использоваться как природная так и синтетическая сода. Недостатком природной соды является повышенной содержание воды. Синтетическая сода, для стекловарения, получаемая по аммиачному способу, представляет собой гигроскопичный порошок белого цвета с кажущейся плотностью 700-800кг/м3. Это высокодисперсный материал: более 55% частиц имеют размеры менее 0,1мм. Высокая дисперсность соды является нежелательным фактором, так как обуславливает пыление и худшую однородность шихты. Для уменьшения дисперсности соды может применяться два способа: перекристаллизация и уплотнение. По первому способу в соду добавляется вода, в количестве, необходимом для образования моногидрата, затем проводится повторная кальцинация, образующийся после этого материал подвергают измельчению и рассеву (по классу 0,1-2мм). По второму способу порошковая сода уплотняется между двумя вращающимися валками, образующийся продукт также подвергают измельчению и рассеву. Получаемая в результате такой обработки сода называется тяжелой (ρ=1200кг/м3). Такая сода меньше пылит  при транспортировке, дозировании и перемешивании, а также обеспечивает лучшую однородность шихты.

Основными производителями соды являются Березняковский и Стерлитамаксткий химические комбинаты. Они выпускают соду, соответствующую требованиям ГОСТ 5100-85Е. Этот ГОСТ регламентирует содержание загрязняющих примесей: NaCl < 0,1%, Fe2O3 < 0,003%.

1.5.2. 	Оксид натрия может вводиться в состав стекла также с помощью сульфата. В чистом виде сульфат натрия в шихту не добавляется, так как  при стекловарении он образует  высокоагрессивные сульфатные щелоки. Обычно в состав шихты вводят смесь сульфата натрия с восстановителем (молотым коксом). Сульфат натрия также вводится в шихту для облегчения осветления стекломассы, так как SO3 вызывает уменьшение поверхностного натяжения на границе раздела жидкой и газовой фаз (газ-расплав).

В мировой практике наблюдается тенденция снижения содержания сульфата натрия в стекольной шихте. Ранее оно примерно соответствовало 1(SO42-):6(CO32-), а сейчас приближается к 1:20. Известна также практика введения сульфата натрия без применения восстановителей. Снижение содержания сульфата натрия диктуется необходимостью уменьшения концентрации SO3 в отходящих дымовых газах. В стекловарении может использоваться природный сульфат натрия (мирабилит). Он извлекается из соляной рапы (высококонцентрированный раствор) в частности на Кучукском химическом комбинате. В стекольной промышленности применяется также и синтетический сульфат натрия, который является побочным продуктом многих химических производств. Синтетический безводный сульфат натрия содержит 43,7% Na2O и 56, 3% SO3. Химические составы сульфатов натрия даны в табл. 7:

Таблица 7.

Химический состав сульфата натрия различных производителей

| Производитель | Содержание компонентов мас.% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Na2SO4, более | NaCl, менее | Нерастворимый остаток, менее | Fe2O3, менее | п.п.п., менее |
| Кучукский х/к | 98,4 | 0,18 | 0,2 | - | 0,2 |
| НПО "Синтез-ПАВ" | 98,0 | 0,7 | 1,0 | 0,2 | 0,2 |
| Тверской х/к | 98 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
| Светлогорский х/к | 98,6 | 0,1 | 0,1 | 0,004 | 0,2 |
| Ачинский х/к | 98,9 | 0,06 | 0,017 | 0,003 | 0,2 |

В стекольной промышленности накоплен опыт практического использования отходов, содержащих сульфат натрия, образующихся в различных химических производствах (например, производство синтетических жирных кислот, капролактама, витаминов).

1.5.3. 	Оксид калия вводят в состав силикатных стекло с целью понижения кристаллизационной способности и улучшения оптических характеристик в частности повышения коэффициента преломления. В состав стекольной шихты оксид калия может вводиться с помощью поташа, калиевой селитры, содо-поташной смеси и полевошпатового концентрата (ПШК).

Поташ – карбонат калия может быть в виде кристаллогидрата (двуводного) и кальцинированного. В безводном поташе содержится 68,2% K2O и 31,8% CO2. Это белый кристаллический порошок, активно поглощающий влагу из воздуха. В стекольном производстве обычно используют кальцинированный поташ, который должен храниться в условиях, исключающих попадание влаги. Поташ может быть как природный (например, Соликамского месторождения), так и синтетический, являющийся побочным продуктом производства технического глинозема на Пикалевском химическом комбинате. Химический состав синтетического поташа следующий: K2CO3 – 98,98%, Na2SO4 – <0,02%, NaCl – <0,002%, нерастворимый остаток – <0,0017%, Fe2O3 – <0,003%.

Для производства массовых стеклоизделий используется менее дорогая содо-поташная смесь, которая образуется при переработке нефелинового концентрата. Содо-поташная смесь, выпускаемая по ГОСТ 10689-70 должна содержать K2CO3+Na2CO3>93,5%, в том числе K2O 5-6,2%, Fe2O3 <0,02%,нерастворимый остаток < 0,2%.

Оксид лития вводят в состав силикатных стекол с целью повышения склонности к кристаллизации и микрорасслаиванию, что важно при синтезе ситаллов. Оксид лития вводят в шихту с помощью синтетического карбоната лития, содержащего 65%Li2O и 35%CO2. в качестве литийсодержащего сырья могут применяться и природные минералы: лепидолит - KLi2Al(OH)2AlSi3O10, сподумен - LiAl[Si2O6]. В лепидолите содержание оксида лития составляет 6% в сподумене – 8%. В синтетическом карбонате лития содержание сульфатов не должно превышать 1,5%, хлоридов – 1% и полуторных оксидов – 0,5%.

- Вопросы для самопроверки

- 1. Какие известны кристаллические модификации соды?

- 2. Чем ограничивается содержание сульфата натрия в стекольных шихтах?

- 3. Какими сырьевыми материалами вводится в стекольную шихту оксид калия?

- 4. Каково содержание оксида лития в сподумене?

- 1.6. Алюминий- и борсодержащие сырьевые материалы

1.6.1. Полевошпатовое сырье для введения алюминия

1.6.2. Пегматит и другие виды алюмосодержащего сырья

1.6.3. Борсодержащее стекольное сырье

1.6.1. 	Оксид алюминия является неотъемлемым компонентом в производстве массовых силикатных стекол. Он уменьшат склонность к кристаллизации, понижает ТКЛР, повышает вязкость и механическую прочность в большей мере, чем SiO2.

Для введения оксида алюминия могут использоваться: полевые шпаты, пегматиты, нефелиновые сиениты, вулканические породы (трепел, трахеиты), синтетический глинозем.

Основным видом сырья для введения оксида алюминия являются полевые шпаты. Их преимуществом наряду с невысокой стоимостью является возможность одновременного введения щелочных и щелочноземельных оксидов. Полевые шпаты относятся к наиболее распространенным минералам в земной коре (до 50% по массе). Полевые шпаты могут быть вулканического происхождения, метаморфизованные и выветренные (каолиниты). По химическому составу к полевым шпатам относится группа минералов, в которую входят алюмосиликаты калия, натрия, кальция и бария. В виде изоморфных структурных примесей могут присутствовать также соединения титана, железа, магния, марганца и стронция. В виде тонкодисперсных примесей могут присутствовать: гематит, гидрогетит, ильменит, хромит. По содержанию основных алюмосиликатов полевые шпаты подразделяют на калиево-натриевые (щелочные) и кальциево-натриевые (плагиоклазы). В группе щелочных полевых шпатов  основными минеральными фазами  являются высокотемпературные твердые растворы ортоклаз-альбит и альбит-анортит. По внешнему виду это кристаллы белого или желтоватого цвета со стеклянным блеском, Тв 6,0-6,5, ρ - 2550-2750кг/м3. Для полевых шпатов может наблюдаться аллохромизм – разнообразие окраски, вследствие наличия примесей. Для стекольного производства используются, как правило, продукты обогащения полевых шпатов с пониженным, по сравнению с природным, содержанием оксидов железа. ПШК (полевошпатовый концентрат) для стекольной промышленности должен отвечать требованиям ГОСТ 12351-77. Химический состав ПШК для стекольной промышленности представлен в табл. 8:

Таблица 8.

Химический состав ПШК и пегматита

| Производитель | Содержание компонентов, мас.% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | Na2O+К2О | Fe2O3 |
| Шилкинский ГОК | 75±1,5 | 14,5±0,5 | 7,5±0,5 | 0,1-0,3 |
| Вишневогорский ГОК | 65,68 | 18,3-21,6 | 11,6-15,6 | 0,6 |
| Малышевский ГОК | 65-67 | 17-18 | 11-13 | 0,1-0,5 |
| Кондопожский ГОК(пегматит) | 72-79 | 13-19 | 6-7 | 0,09-0,6 |

Используемая на некоторых ГОК-ах технология флотационного обогащения позволяет получать ПШК по своим характеристикам значительно превосходящий  природное сырье.

Новым перспективным видом полевошпатового сырья могут являться высокоглиноземистые сынныриты Читинской области, отличающиеся высоким содержанием оксидов алюминия и калия и низким содержанием оксидов железа.

1.6.2. 	Пегматит представляет собой прочную горную породу, состоящую из смеси кристаллических минералов – полевых шпатов(3/4) и кварца(1/4). Наряду с ними могут присутствовать горные породы другого состава – щелочные каолины, мусковит, биотит.

Главным недостатком пегматитов как стекольного сырья является значительная их неоднородность по химическому составу, в частности, значительные колебания содержания оксидов железа. Применение современных технологий обогащения (например, электромагнитной сепарации в полях высокой напряженности) позволяет получать высококачественные концентраты, отвечающие требованиям стекольной промышленности как по содержанию основных оксидов, так и по концентрации нежелательных примесей.

В качестве сырьевых материалов для производства стекла могут также использоваться другие виды горных пород, в частности, гидрослюды, для этой цели может использоваться каолинит. Особенностью структуры гидрослюд является слоистость, высокая дисперсность частиц, что обуславливает их гигроскопичность и склонность к комкованию. Это может создавать определенные технологические трудности в их подготовке и приготовлении шихты, поэтому данный вид сырья в стекольной промышленности имеет ограниченное применение (в производстве глушеных эмалей и глазурей).

Одним из основных сырьевых материалов для введения оксида алюминия а стекло является технический глинозем. Основным производителем глинозема является Пикалевский глиноземный комбинат. Технический глинозем получается также в качестве побочного продукта в некоторых гидрометаллургических процессах (глиноземистые и алюмокремнеземистые кеки – твердые продукты фильтрации (фильтраты). Технические условия на глинозем для стекольной промышленности предусматривает: содержание Al2O3 – не менее 96%, хлоридов – не более 0,1%, оксидов железа – не более 0,0001%. Технический глинозем наряду с дороговизной характеризуется очень высокой тугоплавкостью и требует применения высоких температур стекловарения. Основной тенденцией в использовании алюмосодержащего сырья является переход на высококачественные обогащенные полевошпатовые концентраты.

Новым перспективным сырьем для введения оксида алюминия являются нефелиновые сиениты. Они представляют собой плотные поликристаллические породы, основу которых составляет нефелин Na[AlSiO4] - (85,9-92,8%) и полевой шпат - (4,2-11,2%).

    - В свободном состоянии бор в природе не встречается, однако известно около 80 природных борсодержащих минералов. К ним относятся бораты, боросиликаты, бороалюмосиликаты. Главными минералами для введения бора в состав стекол являются природные водосодержащие бораты, в частности, бура Na2B4O710H2O, улексит NaCa[B5O9]8H2O, кернит. Может использоваться также природная борная кислота H3BO3 (минерал сассолин). Основным недостатком природных сырьевых материалов является высокое содержание воды и наличие загрязняющих примесей. Для введения бора могут применяться синтетические сырьевые материалы, в частности, синтетическая бура с пониженным содержанием кристаллогидратной воды (пентагидрат –  Na2B4O75H2O). Введение оксида бора в силикатные стекла позволяет повысить их химическую и термическую стойкости, а также снизить склонность расплава к кристаллизации. Боросиликатные стекла (в частности, состава "Е") используются для производства стекловолокна и химико-лабораторной посуды. При повышенном содержании бора (>6 мас. %) для обеспечения удовлетворительного провара нужна высокая температура варки (до 1600оС). Боратные и алюмоборатные стекла широко используются в оптической промышленности.

- Вопросы для самопроверки

1. Как подразделяются полевые шпаты по содержанию основных алюмосиликатов?

2. Какие основные минеральные фазы имеются в составе щелочных полевых шпатов?

3. Какой главный недостаток пегматитов как стекольного сырья?

4. Какие главные минералы используются для введения бора в состав стекольной шихты?

5. В какой области находят применение боросиликатные стекла?

- 1.7. Свинец-, цинк- и фосфорсодержащие сырьевые материалы

1.7.1. Свинецсодержащие сырьевые материалы

1.7.2. Цинксодержащие сырьевые материалы

1.7.3. Фосфорсодержащие сырьевые материалы

1.7.1. 	Свинец является одним из основных компонентов высококачественного свинцового хрусталя и оптического стекла. Наличие свинца в силикатных стеклах обуславливает высокий коэффициент преломления и чистый звон. Технологически оксид свинца понижает температуру варки и вязкость расплава, однако увеличивает его агрессивность. Свинец входит также в состав электровакуумных стекол, например, С-93-1 – для получения конусов кинескопов, а также в состав легкоплавких припоев, ситаллоцементов и оптических стекол. Все соединения свинца характеризуются высокой токсичностью, поэтому ведутся работы по его замене на менее токсичные компоненты и применение новых способов варки стекла.

В природе известно около 180 минералов, содержащих свинец. Однако промышленное значение имеют только сульфиды и карбонаты. В производстве стекла основными свинецсодержащими материалами являются свинцовый глет - PbO и свинцовый сурик - Pb3O4. Глет получают окислением металлического свинца в токе кислорода. Сурик отличается большей степенью окисления свинца и получается в результате длительной прокалки свинцового глета. Ограниченное применение в качестве свинецсодержащего сырья имеет также силикат свинца - PbSiO3.

Согласно ТУ содержание оксидов железа в свинцовом глете и сурике не должно быть более 0,001%, соединений никеля кобальта и меди не более 0,0001%. При варке свинецсодержащих стекол в восстановительных условиях может происходить восстановление свинца до металлического состояния, при этом стекло окрашивается в серо-черный цвет. Во избежание этого надо поддерживать в стекловаренной печи окислительную атмосферу.

В связи с высокой летучестью традиционного свинецсодержащего сырья перспективным является использование силиката свинца, который образуется при промпереработке руд цветных металлов (свинцовые кеки). Силикат свинца содержит 20-22% SiO2 и 70-71% PbO.

1.7.2. Цинк вводится в силикатные стекла с целью увеличения химической и термической стойкости, повышения механической прочности. Цинк увеличивает также склонность расплава к кристаллизации. Цинк входит в состав электровакуумных стекол (С-52), бессвинцового хрусталя и химико-лабораторных стекол. Введение 4-6% оксида цинка в шихту натриево-кальциевых силикатных стекол позволяет значительно снизить температуру варки, ускорить процессы силикато- и стеклообразования, что особенно важно при варке тугоплавких стекол. Основным цинксодержащим минералом, используемым для получения металлического цинка, является сфалерит - ZnS (цинковая обманка). Основным сырьевым материалом для введения цинка в силикатные стекла являются цинковые белила - ZnO, которые получают окислением металлического цинка в окислительной атмосфере. Технические условия на цинковые белила предусматривают содержание оксида цинка не менее 96%.

1.7.3. 	Фосфор является самостоятельным стеклообразователем, а также может входить в состав силикатных и алюмосиликатных стекол. Для устойчивого стеклообразования в фосфатные стекла вводят добавки щелочных оксидов и алюминия. Особенностью фосфатных и алюмофосфатных стекол является низкая химическая устойчивость и механическая прочность. Эти стекла находят применение в оптике и специальных технических областях (например, лазерные и дозиметрические стекла).

Основным сырьевым материалом для введения оксида фосфора в состав стекол являются фосфорные кислоты (орто- и метафосфорная). На основе этих кислот получают жидкие и пастообразные шихты. Для введения фосфора в силикатные стекла могут использоваться также и кристаллические фосфаты натрия и кальция.

Оксид фосфора повышает температуру варки силикатных стекол, при содержании 10-12% оксида фосфора требуемая температура варки составляет 1600оС. Наиболее распространенными сырьевыми материалами для введения фосфора в состав стекол являются: двузамещенный фосфорнокислый натрий Na2HPO4 (ГОСТ 4172-76), фосфат кальция Ca3PO4 (ГОСТ 23999-80Е). Также может использоваться двойной суперфосфат, недостатками которого являются высокие стоимость и повышенное содержание оксидов железа (до 0,6%). Перспективным фосфорсодержащим сырьем может является апатитовый концентрат, выпускаемый АО «Апатит» (Хибинское месторождение) по ГОСТ 22275-90, а также АО «Ковдорский ГОК» по собственным ТУ - табл. 9. Недостатком этого сырья является относительно высокое содержание оксидов железа и наличие фтористых соединений.

Таблица 9

Химический состав апатитового концентрата

| Месторождение | Содержание компонентов, мас.% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P2O5 | CaO | Fe2O3 | SiO2 | Al2O3 | K2O | Na2O | MgO | F |
| Хибинское | 39,0-40,0 | 50,1-51,2 | 0,3-0,5 | 2,0-2,5 | 0,5-1,0 | 0,1 | 0,6 | 0,1-0,5 | 2,6 |
| Ковдорское | 36,0-38,0 | 51,5-53,0 | 0,5 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 2,5-5,0 | 0,9 |

- Вопросы для самопроверки

- 1. Чем отличается химический состав свинцового глета и сурика?

- 2. Каким путем получают цинковые белила?

- 3. Какие сырьевые материалы используют для введения фосфора?

- 4. Какие минералы следует считать перспективным фосфатным сырьем?

- 1.8. Стеклобой и нетрадиционные виды сырьевых материалов

1.8.1. Особенности использования стеклобоя

1.8.2. Вскрышные и попутные кремнеземистые породы

1.8.3. Металлургические шлаки

1.8.4. Сырьевые материалы, содержащие аморфный кремнезем

1.8.1. 	Стеклобой образуется на различных стадиях технологического процесса производства стекла: стекловарение – эрклез, хальмоза - затвердевшее стекло, получаемое при хальмовке – очистке поверхности стекломассы в печи, отходы формования стеклоизделий – колпачки штучных изделий, борта ленты стекла; бой на стадии разбраковки и сортировки стеклоизделий; бой на стадии транспортировки и упаковки стеклоизделий.

Стеклобой является ценным сырьевым материалом, так как содержит до 15% щелочных оксидов и является готовым стеклом, переплавка которого экономически выгодна (1т стеклобоя экономит 1,5т сырья, в том числе 100-120кг соды и до 40% тепловой энергии). В производстве стекла может использоваться как первичный (технологический), так и вторичный (покупной) стеклобой. Первичный стеклобой не создает особых проблем в производстве – его химический состав идентичен химическому составу стекломассы, он не содержит значительных загрязнений и требуется только его дополнительное измельчение (<20мм). Для нормального использования технического стеклобоя требуется только рациональная организация его сбора и хранения. Нежелательно хранение стеклобоя на открытых площадках, так как при этом происходит его выщелачивание и загрязнение посторонними материалами.

Использование вторичного стеклобоя осложнено в первую очередь его загрязнением посторонними материалами, в том числе и тугоплавкими. Такой стеклобой может иметь также химический состав, отличный от состава остального стекла, что требует проведения специальных мероприятий по усреднению и корректировке сырья. Существуют также ограничения по цветности стеклобоя: для варки бесцветного стекла допустимо введение не более 1% зеленого стеклобоя, полубелого – до 10%.

Технологическая схема подготовки вторичного стеклобоя включает следующие операции:

- измельчение (обычно молотковыми дробилками)

- магнитная сепарация

- ручная сортировка

- вакуумная сепарация (извлечение легких частиц и пластиковых материалов)

Технологической проблемой является переработка других видов стеклобоя – отходы стекловолокна, стеклянных трубок и ампул, многослойного и армированного стекла. Для этого разрабатывается специальное оборудование, в том числе, грануляторы для горячего эрклеза.

Среднее содержание в шихте стеклобоя составляет:

- листовое стекло – 20-26%

- непрерывный прокат – 26-30%

- тара – 35-40%

- сортовая посуда – 40-45%

Современной тенденцией является увеличение содержания стеклобоя в шихте за счет более активного привлечения вторичного стеклобоя (для США и Германии – используется около 85% всего вторичного стеклобоя). Известны производства, работающие исключительно на одном стеклобое (Коркинский стекольный завод). Технологически использование одного стеклобоя создает трудности связанные с затруднением осветления стекломассы и появлением нежелательной окраски.

1.8.2. В структуре сырьевых материалов применяемых для производства стекла все более важное место занимают нетрадиционные виды сырья. Это отходы различных производств, вскрышные и попутные породы. Использование нетрадиционного сырья позволяет снизить себестоимость продукции и решать экологические проблемы утилизации отходов, особое место занимает проблема комплексного использование продуктов добычи и переработки полезных ископаемых. До 90% всей добываемой горной массы идет в отвалы, которые в настоящее время могут являться источниками ценного минерального сырья для стекловарения. Кремнеземистые материалы образуются при переработке вскрыши и обогащении железных, фосфатных руд и получения кондиционного кварцевого песка. Исследовательскими работами доказана возможность дополнительного обогащения этих материалов с целью получения кремнеземистого сырья  пригодного для стекловарения. Основными загрязнителями вскрышных пород являются глинистые и железистые минералы. Применение методов промывки, электромагнитной сепарации, оттирки и флотации позволяют получать продукты, содержащие 95-97% SiO2, 0,1-0,3% оксидов железа и Al2O3, которые могут использоваться в производстве стеклотары, штапельного стекловолокна, силикат-глыбы.

Ценным сырьем, которое может быть использовано для производства высококачественного стекла являются отходы переработки и обогащения жильного кварца и горного хрусталя.

Вскрышные пески фосфатных месторождений содержат до 93-95% SiO2 и 1-3% Fe2O3. После обогащения содержание оксидов железа может быть понижено до 0,2%, полученный концентрат может использоваться в производстве стеклотары, электротехнического стекла и стекловолокна. Отходы флотации и промывки фосфоритной руды (ОАО «Фосфаты»), которые содержат 52-56% SiO2 и 6-12% оксидов железа могут использоваться для производства декоративных облицовочных материалов, а также для производства петроситаллов.

1.8.3. 	Перспективным сырьевым материалом для получения ситаллов, штапельного стекловолокна и цветной стеклотары могут являться металлургические шлаки (доменные, мартеновские и электротермические). Химический состав шлаков представлен в табл. 10.

Таблица 10

Химический состав шлаков

| Вид шлака | Содержание компонентов, мас. % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | Cr2O3 | CaO | MgO | SO32- |
| Черная металлургия | 35-38 | 12-15 | 0,5-1,5 | - | 40-43 | 6-10 | 0,6-2,5 (S2-) |
| Феррохромовый шлак | 25-30 | 5-10 | 0,2-0,4 | 5-15 | 48-54 | 5-15 | - |
| Фосфошлак | 15-35 | 0,56 | 0,41 | - | 28,4 | - | 3,4 (P2O5) |

Главное преимущество металлургических шлаков по сравнению с традиционным сырьем – высокое содержание готовых силикатов, а также наличие всех стеклообразующих оксидов. При этом для получения стекла требуется только введение отдельных подшихтовок (добавок недостающих компонентов). Основной недостаток металлургических шлаков – неоднородность химического состава.

Подготовка металлургических шлаков для использования в стекольной промышленности включают операции по измельчению (грануляции), усреднению, просеиванию и магнитной сепарации. Шлак феррохромового производства может использоваться в качестве красящей добавки в производстве тарного зеленого стекла, а также основного сырьевого материала в производстве авантюринового стекла.

1.8.4. 	Горные породы и отходы производств, содержащих аморфный кремнезем, являются перспективными сырьевыми материалами в производстве цветной стеклотары, штапельного стекловолокна и пеностекла. Основным преимуществом данного вида сырья, по сравнению с традиционным, является нахождение кремнезема в аморфном, то есть метастабильном состоянии. Недостатком является, как правило, высокое содержание оксидов железа. Химический состав некоторых горных пород, содержащих аморфный кремнезем представлен в табл. 11.

Таблица 11

Химический состав диатомита и перлита

| Порода | Содержание компонентов, мас. % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | Na2O | K2O | п.п.п. |
| Диатомит | 83,5-89,0 | 3,8-6,1 | 1,0-2,9 | 0,4-1,0 | 0,7-1,5 | 0,1-0,4 | 1,0-1,7 | 3,2-6,1 |
| Перлит | 73,4 | 13,3 | 0,8 | 1,1 |  | 7,6 |  | 4,0 |

Маршалит представляет собой тонкопорошковую разновидность кварца (так называемая кварцевая мука), сформировавшуюся в результате выветривания окремнелых известняков и кремнистых сланцев и залегающую среди образований древних кор выветривания. Преобладающий размер частиц – менее 0,15 мм (для маршалита карбонатного типа) и менее 1 мм (для маршалита, образовавшегося по кварцитам).

Месторождения маршалита известны на Урале: Болотовское, Приуральское, Гора Лисья. Содержание оксида кремния составляет обычно 81,4 – 94,1% иногда до 96 - 98%, оксидов железа 0,8 – 2,9%

Горные породы, содержащие аморфный кремнезем могут использоваться для получения силикат-глыбы автоклавным способом, а также для получения синтетической стекольной шихты с использованием автоклавных технологий (каназит).

В качестве сырья может использоваться также кремнегель, который является технологическим отходом производства фосфорных удобрений. Это сырье характеризуется высоким содержанием кремнезема, наличием Na2O и низким содержанием оксидов железа. Недостатком является повышенное влагосодержание и наличие примесных хлоридов и фторидов. Это дает основание использовать данные сырьевые материалы для производства отдельных специальных видов стекол.

- Вопросы для самопроверки

1. Чем осложнено использование вторичного стеклобоя?

2. Каково среднее содержание стеклобоя в шихте для производства листового стекла?

3. Для производства каких стекломатериалов могут использоваться вскрышные породы и отходы обогащения фосфатных руд?

4. Каково содержание оксидов железа в металлургических шлаках?

5. Какие горные породы содержат аморфный кремнезем?

1.9. Вспомогательные сырьевые материалы

1.9.1. Явление и виды глушения стекол

1.9.2. Глушение фтористыми соединениями

1.9.3. Глушение фосфатами

1.9.4. Глушение нерастворимыми соединениями и газовыми включениями

1.9.5. Явление и способы окрашивания стекол

1.9.6. Виды красителей

1.9.7. Осветлители

1.9.8. Обесцвечиватели

1.9.9. Восстановители и окислители

1.9.1. 	Глушение – придание стеклу непрозрачности, путем образования микронеоднородной структуры, которая способна эффективно рассеивать падающий свет. В соответствии с законом Тиндаля рассеивание света могут создавать микронеоднородности, размер которых превышает длину волны падающего света. В зависимости от размеров глушащих частиц, стекло, может быть:

- опалесцирующим (d> 20нм)

- опаловым (d>1000нм)

- молочным (d>10000нм = 10мкм)

Глушащие частицы могут иметь капельную (ликвационную) и кристаллическую природу или образовываться за счет наличия газовых включений. Глушение силикатных стекол в зависимости от вида применяемого глушителя – может осуществляться путем введения глушителя в шихту, в питатель или путем изменения атмосферы и давления (в специальных преобразователях).

1.9.2. 	Глушение фтористыми соединениями является наиболее распространенным, оно используется, в частности, в производстве светотехнических изделий, сортовой посуды и специальных стекол. Глушение фтористыми соединениями является наиболее эффективным как с точки зрения качества получаемых изделий, так и с технологической: фториды являются ускорителями варки стекла. При этом фтористое глушение однако, связано с неизбежностью выброса фтора в окружающую среду, поэтому тенденцией в производстве глушеных стекол является замена фтора на другие соединения, экологически более безопасные.

При введении соединений фтора в состав шихты в процессе варки и выработки стекло является однородным, однако, при его охлаждении выделяются кристаллические фториды (преимущественно кальция и магния), образующую микронеоднородную структуру.

Для введения соединений фтора могут использоваться следующие сырьевые материалы: криолит Na3AlF6– он должен соответствовать ГОСТ 10516-80. Главное достоинство криолита – незначительное улетучивание фтора при варке (6-8%), плавиковый шпат - CaF2 (ГОСТ 7618-81), кремнефтористый натрий Na2SiF6 (ГОСТ 87-66). Основной недостаток последнего – значительное улетучивание фтора при варке (до 30%). Одним из путей решения проблемы снижения выбросов фтора является применение электрической варки стекол.

1.9.3. 	Глушение фосфатами имеет бесспорные экологические преимущества (отсутствуют токсичные выбросы). При глушении фосфатами микрогетерогенная структура стекла может образовываться как за счет выделения кристаллов фосфатов, так и за счет жидкостной несмешиваемости силикатных и фосфатных стеклофаз. При этом, как правило, матричную фазу образует силикатная стеклофаза, а капельную – фосфатная. Для введения фосфора в силикатные стекла могут использоваться следующие сырьевые материалы: фосфат кальция Ca3(PO4)2 (ГОСТ 23999-80Е), двузамещенный фосфат натрия Na2HPO4 (ГОСТ 4172-76) – для него характерны большие потери фосфора при варке, а также апатитовый концентрат (ГОСТ 22275-90).

ГОСТ 22275-90 предусматривает в апатитовом концентрате минимальное содержание P2O5 – 36% и выше, максимальное содержание фторидов – 3%, хлоридов – 6%, оксидов железа – 0,5%.

1.9.4. 	Глушение нерастворимыми частицами появилось как альтернатива глушению фтористыми соединениями. В этом способе глушащие частицы из тугоплавких материалов  вносятся в расплав непосредственно перед выработкой, при этом частицы должны быть равномерно распределены в расплаве, находиться в определенной концентрации и иметь достаточные размеры, чтобы эффективно рассеивать свет. Учитывая высокую вязкость расплава, для равномерного распределения глушителя применяется перемешивание стекломассы в фидере. Для глушения по этому способу используется следующие сырьевые материалы:

- глинозем (ГОСТ 6912-87)

- диоксид циркония (ГОСТ 21907-76)

- диоксид олова (ГОСТ 22516-77)

Глушение за счет газовых включений в расплаве является новым и очень перспективным способом, для осуществления его не требуется применение дефицитных сырьевых материалов, оно может осуществляться за счет внесения веществ вызывающих активное газообразование в стекломассе, а также за счет изменения окислительно-восстановительного равновесия и давления в печи, которые также приводят к газообразованию. В качестве газообразователя чаще всего используют карбонаты (мел или известняк, химический состав которых регламентируется ГОСТ 12085-88). Изменение окислительно-восстановительного равновесия может осуществляться за счет создания восстановительного атмосферы в выработочной части печи или непосредственно в фидере. Возможно получение газонасыщенного расплава за счет создания вакуума непосредственно перед выработкой. Основной недостаток данного способа глушения – понижение физико-механических показателей стеклоизделий.

1.9.5. 	Окрашивание широко применяется в производстве сортовой посуды и декоративных облицовочных материалов, а также некоторых технических стекол. Механизм окрашивания стекол заключается во внесении в их состав некоторых элементов или соединений, обуславливающих избирательное поглощение света в отдельных диапазонах длин волн

По способу внесения окрашивающих компонентов различают окрашивание в массе и нанесение цветных поверхностных слоев (пленки и накладные стекла). Второй способ более экономичен, так как варка цветных стекол более энергоемка. Для окрашивания стекол в массе могут использоваться также преобразователи. При этом окрашивание происходит  либо за счет внесения и равномерного распределения красителей, либо путем изменения атмосферы в преобразователе.

Разновидностью окрашивания является декорирование стекол путем напыления красителя, электрохимического обогащения поверхности красящими ионами и нанесение пленок по золь-гель технологии.

1.9.6. 	Для окрашивания стекол в массе используют следующие виды красителей:

- ионные – преимущественно ионы переходных d-элементов (Cr, Mn, Fe, Ni, Co). Механизм окрашивания ионными красителями во многом похож на окрашивание растворов. Для окрашивания ионными красителями требуется введение минимального количества окрашивающих компонентов – 0,001-0,1% от массы шихты. Для окрашивания обычно используют химически чистые сырьевые материалы (марок "ч.", "ч.д.а."). К ионным красителям относят также редкоземельные элементы (лантаноиды), которые находясь в стекле в высших степенях окисления способны образовывать окрашенные комплексы в которых имеется центральный ион в окружении лиганд.

- молекулярные – к ним относятся сульфиды и селениды тяжелых металлов (Cd, Pb, Fe, Sn). Для окрашивания в состав стекольной шихты вводят оксиды этих элементов и элементарные серу и селен. Для получения сульфидов металлов в стекле может использоваться сульфатная шихта, содержащая повышенное количество восстановителя. Механизм молекулярного окрашивания заключается в образовании окрашенных микрокристаллов, равномерно распределенных в стекле. Для молекулярного окрашивания требуется более высокое содержание красящих компонентов (до 1% от массы шихты).

- коллоидные – находятся в стекле в коллоидно-дисперсном состоянии. Они образуются за счет восстановления красящих оксидов металлов до атомарного состояния с последующей агрегацией атомов до образования коллоидных частиц размером менее 1мкм. Особенностью технологии коллоидного окрашивания является необходимость вторичной термообработки стекла (наводки). При наводке происходит рост коллоидных частиц до размеров, обеспечивающих закрашивание стекла (до 5мкм). При этом от режима вторичной тепловой обработки зависит интенсивность, равномерность и чистота цвета. К этим красителям относятся соединения золота, закись меди, металлический селен. Коллоидные красители используются для окрашивания стекла в желтый, оранжевый и красный цвета и вводятся в концентрациях соответствующих молекулярным красителям.

1.9.7. 	Осветлители вводятся для облегчения выделения из расплава газовых включений (пузырей и мошки). Их применение позволяет эффективно осуществлять осветление расплава при более низких температурах, что дает экономию топлива и сохраняет огнеупоры. В качестве осветлителей обычно применяются оксиды и соли металлов, разлагающиеся с выделением кислорода. При этом образуются крупные пузыри, активно адсорбирующие более мелкие пузырьки, имеющиеся в расплаве. Выделяющийся кислород способствует также переходу красящих оксидов в высшие степени окисления, что дает эффект обесцвечивания.

Газовые пузыри создающие эффект осветления могут образовываться также за счет выделения SО2 и Cl2. Для боросиликатного стекла, которое осветляется при высоких температурах (около 1450OC) эффективным осветлителем является NaCl, который разлагается при этих температурах.

Наиболее распространенными осветлителями являются Na2SO4, As2O3, KNO3, NaNO3, NH4NO3, NaCl. Следует отметить, что применение нитратов и хлоридов нежелательно по экологическим соображениям. Содержание осветлителей в стекольной шихте составляет от 0,1 до 2%. Наиболее целесообразно использовать в качестве осветлителя Na2SO4, который вводится в шихту без восстановителя из расчета 1-2,5% от всего количества оксида натрия.

1.9.8. 	Обесцвечиватели применяются для обеспечения хорошего светопропускания и устранения нежелательной окраски стекол. Нежелательная окраска силикатных стекол обусловлена наличием красящих примесей, в первую очередь оксидов железа. При этом двухвалентное железо (Fe2+) окрашивает стекло в сине-зеленый, а трехвалентное (Fe3+) в желто-зеленый цвет. Интенсивность окрашивания двухвалентным железом на порядок превышает интенсивность окрашивания трехвалентным. Для устранения нежелательного окрашивания существует два способа обесцвечивания:

- химическое – основано на переводе красящих ионов в высшие степени окисления, при этом светопропускание стекла повышается, однако закрашивание стекла остается, то есть не происходит полного обесцвечивания. Для химического обесцвечивания используют: As2O3, NaNO3, KNO3, Sb2O5, Er2O3.

- физическое – заключается во введении в стекло компонентов, окрашивающих его в цвета, дополнительные к зеленому, в результате чего получается нейтральная окраска, но светопропускание стекла понижается. Для этого способа используют металлический селен и пиролюзит -MnO2

1.9.9. 	Окислители и восстановители вводят в шихту с целью обеспечения заданного окислительно-восстановительного потенциала. Поддержание окислительно-восстановительного потенциала необходимо с целью стабилизации соотношения разновалентных форм окрашивающих ионов. В качестве восстановителей применяют уголь (древесный или каменный (антрацит)), древесные опилки, топочный мазут (малосернистый). Применение мазута более технологично, однако его эффективность как восстановителя ниже.

Для оценки окислительно-восстановительного потенциала шихты выполняется расчет ХПК (химическое потребление кислорода). Для стабилизации процессов стекловарения в некоторых случаях проводится дополнительная подшихтовка – введение в шихту расчетного количества восстановителя или окислителя. В качестве окислителей обычно используют нитраты щелочных металлов и аммония, диоксид церия CeO2, способные при термическом разложении выделять свободный кислород.

- Вопросы для самопроверки

- 1. В чем заключается эффект глушения стекла?

- 2. Какие технологические преимущества имеет глушение фтористыми соединениями?

- 3. Какие сырьевые материалы используются для глушения фосфатами?

- 4. Какие сырьевые материалы используются для глушения нерастворимыми частицами?

- 5. Какой основной недостаток глушения газовыми включениями?

- 6. Как различаются виды окрашивания стекла по способу внесения окрашивающих компонентов?

- 7. Какие соединения относятся к молекулярным и коллоидным красителям?

- 8. Применение каких осветлителей нежелательно по экологическим соображениям?

- 9. Какие компоненты используются для физического обесцвечивания?

- 10.Для чего необходимо поддержание окислительно-восстановительного потенциала шихты?

- 1.10. Выводы

- 1. Промышленные силикатные стекла характеризуются сложностью составов и большим разнообразием компонентов, которые могут оказывать различное влияние на свойства. Все компоненты стекол по своей структурной роли подразделяются на стеклообразователи (кислотные оксиды - SiO2, B2O3, P2O5), модификаторы (основные оксиды - Na2O, K2O, CaO, MgO), промежуточные (амфотерные оксиды - Al2O3, ZnO, BeO, ZrO2)

- 2. Для производства стекла могут использоваться различные сырьевые материалы, которые содержат в составе один или несколько основных компонентов, и в том числе нежелательные примеси. К таким примесям относятся соединения, вызывающие появление нежелательной окраски (оксиды Fe, Ti, Cr, Mn), усиливающие склонность к кристаллизации (сульфиды, фосфаты) и повышающие тугоплавкость (ZrO2, Al2O3)

- 3. Пригодность сырья для производства стекла оценивается по содержанию основного вещества, постоянству химического состава, содержанию красящих и тугоплавких примесей, возможностью обеспечения заданного состава стекла и однородностью по химическому составу и гранулометрии.

- 4. Тенденцией последних лет является ориентация на более дешевое местное и некондиционное сырье, а также вторичный стеклобой применение которого, однако, должно предусматривать предварительную подготовку и обогащение с целью доведения его показателей до требований стекольной промышленности.

- 2. Подготовка и основные методы обогащения стекольного сырья

- 2.1. Подготовка и классификация методов обогащения стекольного сырья

2.1.1. Основные виды и способы подготовки сырьевых материалов

2.1.2. Способы и правила хранения сырьевых материалов

2.1.3. Баланс оксидов железа в стекле

2.1.4. Классификация методов обогащения

2.1.1.	В настоящее время подготовка сырьевых материалов на стекольных заводах включает следующие операции:

- дробление и помол кусковых материалов (доломит, известняк, уголь). Для этого используют щековые, конусные и молотковые дробилки, шаровые и вибромельницы, а также дезинтеграторы

- сушка влажных материалов (песок, доломит, известняк). Используются сушильные барабаны и сушилки кипящего слоя.

- просеивание всех сырьевых материалов для получения зерен заданной крупности. Для этого используют полигональные сита (бураты), вибросита и инерционные грохоты.

Транспортировка подготовленных сырьевых материалов  осуществляется с помощью ленточных конвейеров (на горизонтальных участках и с подъемом не более 35о) и ковшовых элеваторов (на вертикальных участках). Для подачи материала на короткие расстояния используется шнековые транспортеры.

Наиболее прогрессивным транспортным средством является пневмо- и вакуумтранспорт. Для этого используют пневмонасосы, создающие поток воздуха, который увлекает частицы сырьевых материалов, которые далее осаждаются с помощью циклона-осадителя.

2.1.2.	Хранение сырьевых материалов на стекольных заводах должно осуществляться в условиях, исключающих увлажнение загрязнение и перемешивание сырья. Для этой цели используют крытые склады, оснащенные современными средствами механизации. Внутри склада имеются перегородки, которыми он разделен на отсеки для индивидуального хранения сырьевых материалов. Склад оборудуется одним или двумя мостовыми кранами. Хранение сырьевых материалов на открытой площадке допускается в исключительных случаях и при сезонной поставке сырья. При хранении сырья нужно учитывать его гигроскопичность, слеживаемость и возможное образование кристаллогидратов. Для хранения крупных партий сырья используются силоса-накопители (высотой до 30 и диаметром до 12 метров). Корпус силоса оборудуется гидро- и теплоизоляцией. Разгрузочное отверстие силоса должно быть выше уровня грунта для обеспечения гравитационной разгрузки сырья. Разгрузка сырья из силоса осуществляется с помощью шиберных затворов с электро- или пневмоприводом. Для предотвращения слеживания сырья в силосах в них подается сжатый воздух под давлением. В силосах должен храниться 20-30-и суточный запас основных сырьевых материалов. Влажность сырья должна быть минимальной, что обеспечивает хорошую текучесть материала и точность дозирования. Для подготовки и транспортировки сульфата и карбоната натрия имеющих повышенную влажность используют специальное оборудование (протирочные сита).

2.1.3. Оксиды железа вносятся в стекло с сырьевыми материалами в процессе обработки сырья, приготовления шихты и варки. Баланс оксидов железа в стекле приведен в табл.12.

Таблица 12

Баланс оксидов железа в стекле

| Содержание железа в стекле, мас. % | Количество оксида железа внесенного сырьем, мас. % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Песок | Доломит | Полевые шпаты | Na2SO4 | Сода | Аппаратурное железо | От огнеупоров |
| 0,14-0,16 | 0,060 | 0,027 | 0,039 | 0,0007 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 0,07-0,08 | 0,013 | 0,012 | 0,015 | 0,0007 | 0,002 | 0,005 | 0,010 |

Из таблицы 12 следует, что наибольшее количество железа вносится с песком (40-50%), полевыми шпатами (20-25%), доломитом (15-18%). Под аппаратурным железом понимаются продукты абразивного износа дробильного, помольного и транспортирующего оборудования. Оксидами железа от огнеупоров являются продукты термического разрушения и растворения в стекле огнеупоров (шамота, динаса, бакора).

2.1.4. 	Для получения сырьевых материалов отвечающих требованиям стекольной промышленности в ряде случаев необходимо осуществлять их обогащение. Таким образом, удается снизить содержание оксидов железа до приемлемого уровня. Обогащение необходимо в первую очередь для кварцевых песков, пегматита и полевых шпатов. Все методы обогащения можно разделить на две группы: сухие и мокрые.

• сухие:

- воздушная сепарация – основана на различной плотности и витаемости частиц в воздушном потоке.

- грохочение – включает получение материалов с заданной крупностью, то есть выделение нужного класса.

- электромагнитная сепарация – основана на выделении сильно- и среднемагнитных примесей.

- электростатическая сепарация в электрических полях высокой напряженности – применяется для удаления мелких частиц с высокой электризуемостью.

- аэродинамическая сепарация – основана на различной ускоряемости частиц в потоке воздуха.

• мокрые:

- гравитационный метод – основан на различной скорости осаждения частиц в водной среде (используется для отделения глинистых частиц).

- оттирочные методы (в том числе акустическая оттирка) – основаны на абразивном истирании железистых пленок.

- флотационные методы – основаны на различной смачиваемости материалов.

- мокрая классификация – используется для отделения песков от жидкой фазы (спиральные, реечные классификаторы) – обезвоживание песков.

- аэрогидродинамические методы - разделение частиц в потоке воды.

- химические методы предусматривают прямое растворение железистых минералов в кислотах. Используется только для получения особо чистых сырьевых материалов.

Основным недостатком мокрых методов обогащения является высокая энергоемкость процесса связанная с необходимостью транспортировки больших количеств воды и сушки получаемых продуктов. Сухие методы обогащения несмотря на ограниченность области применения являются более перспективными.

- Вопросы для самопроверки

- 1. Какой вид транспортировки сырьевых материалов является наиболее прогрессивным?

- 2. Какие установки используются для хранения крупных партий сырья?

- 3. С какими сырьевыми материалами в шихту вносится наибольшее количество оксидов железа?

- 4. Как подразделяются мокрые методы обогащения?

- 5. Какой основной недостаток мокрых методов обогащения?

- 2.2. Электромагнитная сепарация

2.2.1. Теоретические основы электромагнитной сепарации

2.2.2. Классификация минералов по магнитным свойствам

2.2.3. Схема процесса электромагнитной сепарации

2.2.4. Конструкции электромагнитных сепараторов

2.2.5. Мокрое обогащение песка методом электромагнитной сепарации.

2.2.6. Область применения электромагнитной сепарации, как метода обогащения.

2.2.1. 	Применение магнитной сепарации основано на взаимодействии частиц магнитных минералов с внешним магнитным полем и их отделением от немагнитных частиц. Процесс магнитной сепарации протекает в магнитном поле, при этом на частицу обогащаемого материала действуют несколько сил – тяжести, центробежная, трения, магнитная. В результате взаимодействия этих сил частицы с различными магнитными свойствами  начинают двигаться по различным траекториям: магнитные частицы движутся под воздействие преимущественно магнитной силы, а немагнитные – механических сил, на основе чего становится возможным их разделение.

Сила магнитного притяжения описывается формулой:

F = m∙x∙H∙gradH,		(2)

где: m – масса частицы

x – магнитная восприимчивость частицы

H – напряженность внешнего магнитного поля

gradH – градиент поля.

для протекания эффективного процесса сепарации в магнитном поле необходимо, чтобы равнодействующая механических сил была меньше магнитных и не совпадала с ее направлением.

2.2.2. 	По величине магнитной восприимчивости все минералы делятся на магнитные, слабомагнитные и немагнитные. В основе намагничиваемости лежит явление гистерезиса - явление сохранения магнитизма после снятия магнитного поля. Классификация минералов по магнитной восприимчивости дана в табл. 13.

Таблица 13.

Относительная магнитная восприимчивость различных минералов

| Минералы | Относительная магнитная восприимчивость |
| --- | --- |
| Сильномагнитные |  |
| Магнетит | 40,18 |
| Ильменит | 24,70 |
| Пирротин | 6,69 |
| Биотит | 3,21 |
| Слабомагнитные |  |
| Сидерит | 1,82 |
| Гематит | 1,32 |

Продолжение табл.13

| Лимонит | 0,84 |
| --- | --- |
| Корунд | 0,83 |
| Пиролюзит | 0,71 |
| Гранат | 0,40 |
| Немагнитные |  |
| Кварц | 0,37 |
| Рутил | 0,37 |
| Пирит | 0,23 |
| Доломит | 0,22 |
| Гипс | 0,12 |
| Флюорит | 0,11 |
| Ортоклаз | 0,05 |
| Кальцит | 0,03 |
| Витерит | 0,02 |

2.2.3. Электромагнитная сепарация подразделяется на сепарацию в слабом и сильном электромагнитных полях, первый способ используется только для отделения сильномагнитных частиц. Различают два основных способа подачи материала – верхняя и нижняя подачи. Схема электромагнитной сепарации с верхней подачей материала:

Рис. 1 Схема процесса электромагнитной сепарации при верхней подаче материала: 1 — магнитные зерна; 2 — немагнитные зерна

Схема электромагнитной сепарации с нижней подачей обогащаемого материала:

Рис. 2. Схема процесса электромагнитной сепарации при нижней подаче материала: 1 — магнитные зерна; 2 — немагнитные зерна

Для отделения сильномагнитных материалов напряженность поля должна быть более 1000-1200 эрстед. Сепараторы для отделения слабомагнитных примесей имеют напряженности порядка 10-15 тысяч эрстед. При магнитном разделении минералов большое значение имеют конструктивные особенности сепаратора и свойства материала. Магнитной сепарации препятствует повышенная влажность материала и его высокая дисперсность, поэтому для эффективной сепарации надо проводить обеспыливание материала с отделением частиц, имеющих диаметр менее 0,04-0,05мм.

Характер подачи материала также определяет направление действия магнитной силы. При нижней подаче материала направление магнитной силы противоположно действию силы тяжести, по этой причине необходимы специальные методы отделения слабомагнитных материалов. Поэтому способ нижней подачи материала используется в основном для извлечения аппаратурного железа.

2.2.4. 	Наиболее распространенными конструкциями электромагнитных сепараторов являются барабанные сепараторы, в которых магнитная система располагается непосредственно в натяжном барабане (ролики). Как правило, такие барабаны имеют слабое магнитное поле. При невысокой производительности линии обогащения могут использовать навесные магнитные сепараторы, которые представляют собой навесную магнитную плиту, расположенную непосредственно над конвейером. Это также сепарация со слабым магнитным полем, для них требуется выполнение периодической очистки. Лотковые и роторные электромагнитные сепараторы  предназначены для удаления слабомагнитных частиц (они имеют высокую напряженность магнитного поля). Для получения высокой напряженности поля можно использовать мощные электромагниты или постоянные магниты на основе неодимборожелезных сплавов (магнитная сила до 340кДж/м2). Лотковые и роторные сепараторы используют для мокрого обогащения песков и извлечения магнитных примесей из шликеров. Конструкционной особенностью роторных сепараторов является специфическая форма пластин ротора и форма полюсов статора. Благодаря такой форме  между зубцами ротора и полюсами статора создается большой градиент магнитного поля, позволяющий эффективно извлекать слабомагнитные частицы.

2.2.5. 	Технологическая схема обогащения кварцевых песков для стекольного производства предусматривает мокрое обогащение  с применением роторных электромагнитных сепараторов (типа 4ЭРМ-250-1230). Обогащение в водной пульпе (магнитное поле концентрируется на зубьях пластин ротора) сочетание сильных магнитного поля и градиента поля (в сотни тысяч раз больше, чем с сепараторах с малой напряженностью поля) обеспечивает извлечение и закрепление сильно и слабомагнитных частиц на роторе сепаратора, далее эти частицы выносятся из зоны высокой напряженности магнитного поля  и смываются водой в зонах с нулевым магнитным полем.

2.2.6. 	Электромагнитную сепарацию применяют:

- для извлечения магнитных минералов из беспленочных песков

- для удаления аппаратурного железа из всех компонентов шихты (включая и готовую шихту)

- для удаления магнитных примесей из стеклобоя

- в комплексных схемах мокрого обогащения – вместе с флотооттиркой и другими способами обогащения для извлечения сильно- и слабомагнитных примесей

Преимущества данного вида обогащения – высокая эффективность извлечения магнитных примесей при незначительных капитальных затратах и расходах на электроэнергию.

- Вопросы для самопроверки

- 1. От чего зависит величина силы магнитного притяжения

- 2. Какие минералы относятся к слабомагнитным?

- 3. Как различается электромагнитная сепарация по напряженности поля?

- 4. Какие бывают схемы электромагнитной сепарации?

- 5. Какая наиболее распространенная конструкция электромагнитных сепараторов?

- 6. Каким образом создается высокий градиент поля для мокрой электромагнитной сепарации кварцевых песков?

- 7. Какие основные преимущества метода электромагнитной сепарации?

2.3. Гравитационные методы обогащения

2.3.1. Теоретические основы метода

2.3.2. Область применения метода

2.3.3. Конструкция гидравлического конусного классификатора

2.3.4. Конструкция реечного классификатора

2.3.5. Конструкция спирального классификатора и другие устройства для гравитационного обогащения.

Fтяж

Fтр

Fвыт

2.3.1. 	Гравитационные методы обогащения основаны на осаждении частиц обогащаемого материала под действием силы тяжести в восходящем потоке воды. Они являются самыми распространенными в технологии обогащения стекольных песков. Под действием восходящего потока воды зерна обогащаемого материала расслаиваются и, в зависимости от массы, будут спускаться вниз с различной скоростью, при этом на падающее зерно действуют несколько сил.

Рис. 3. Силы действующие на частицу обогащаемого материала в жидкой среде

Таким образом, равнодействующая сила будет определяться суммой разнонаправленных сил, при этом сила, направленная вверх, будет зависеть от физико-механических свойств среды, а сила направленная вниз – определяется массой частицы.

Гравитационные методы обогащения позволяют разделять частицы, имеющие различные скорости падения в среде. Скорость падения определяется по формуле:

V = 44,29∙√d((γ-Δ)/Δ),		(3)

где: d – диаметр зерна

γ – плотность зерна

Δ – плотность среды

Из формулы следует, что скорость тем больше, чем больше диаметр и плотность частицы, и менее плотность среды. Более мелкие пылевидные зерна кварца и глинистых минералов, имеющие малые диаметр и массу, будут падать с меньшей скоростью, чем более крупные зерна кварца. Направляя в отдельные приемники различные струи потока воды с песком можно производить разделение крупных частиц и мелких, с повышенным содержанием оксидов железа.

2.3.2. 	 Метод имеет ограничения применения, которые связаны со следующими причинами:

- высокоплотные минералы, если их размер равен размеру зерен кварца, будут падать с большой скоростью и могут быть отделены.

- если размер зерен минералов тяжелой фракции меньше размеров зерен кварца, они могут быть отделены вместе с другими частицами

- если размер зерен минералов тяжелой фракции будет несколько меньше зерен кварца, то в силу большой плотности они будут падать с той же скоростью, что и зерна кварца. В этом случае их разделение невозможно.

Таким образом, метод позволяет с высокой эффективностью отделять легкие и тяжелые частицы. Эффективность удаления тяжелых минералов ограничена их размером и плотностью – удаление равнопадающих частиц невозможно при использовании только этого метода обогащения.

Гравитационные методы обогащения предусматривают промывку песка в потоке воды при наличии восходящих струй для эффективного разделения необходимо расслоение частиц песка и дезинтеграция глинистых частиц. Промывка песка, как правило, включает следующие операции:

- механическую дезинтеграцию агрегированных частиц

- мокрую классификацию на основной продукт и отходы.

2.3.3. 	Гидравлические конусные классификаторы представляют собой конический резервуар, в который через лоток (1) непрерывно поступает пульпа. Она попадает в приемник (2) и через подающую трубу (4), расположенную ниже уровня воды поступает в конус, образуя при этом восходящие потоки.

Рис. 4. Гидравлический классификатор: 1 — желоб; 2 — приемник; 3 — кольцевой желоб; 4 — центральная труба; 5 —выходной патрубок.

Легкие частицы переводятся во взвешенное состояние и удаляются путем поверхностно слива в кольцевой желоб (3). Тяжелые частицы оседают и накапливаются в нижней части конуса, откуда они непрерывно или периодически удаляются через выходной патрубок (5).

Для промывки стекольных песков используется также более высокопроизводительные конуса с водоструйными насосами (аппараты Кертинга).

Рис. 5. Конус с водоструйным насосом: 1 — резервуар; 2 — насос; 3 — трубопровод для подачи пульпы; 4 — желоб для слива; 5—нагнетательный трубопровод.

По данной схеме песок проходит двухступенчатое обогащение, разделение на мелкие и крупные фракции происходит в конусном классификаторе (1), в котором восходящие потоки воды создаются водоструйными насосами (2). Мелкие фракции удаляются через кольцевые желоба. Тяжелая фракция из первого конуса перекачивается по трубопроводу (3) во второй конус. Обогащенный концентрат удаляется из вершины второго конуса.

Основные преимущества конусных классификаторов – низкая энергоемкость процесса и отсутствие движущихся механических устройств, недостатком является высокая влажность получаемого концентрата, который требует фильтрации и сушки, а также необходимость поддержания постоянного соотношения песок : вода.

2.3.4. 	Реечные классификаторы являются более высокопроизводительными и позволяют получать концентрат с невысоким содержанием воды. Классификатор представляет собой прямоугольное корыто (1) в которое непрерывно по лотку (3) подается пульпа. Механическая дезинтеграция и классификация песка производятся за счет взаимодействия пульпы с рейками классификатора, которые совершают возвратно-поступательные движения, сообщаемые кривошипно-шатунным механизмом.

Мелкие частицы переводятся во взвешенное состояние и удаляются через слив (4) в нижней части торцевой стены. Мытый концентрат подается в верхнюю часть корыта и разгружается через верхнюю открытую сторону.

Рис. 6. Реечный классификатор: 1 — корыто; 2 — торцевая стенка; 3 — лоток; 4— слив; 5 — гребковый механизм (рейки); 6 — рама гребкового механизма; 7 и 8 — подвесные серьги; 9 и 10 — рычаги; 11 — связывающие тяги; 12 — кулачок; 13 — кривошип; 14 — шатун.

2.3.5. 	Спиральный классификатор является более компактным устройством.

Рис. 7. Спиральный классификатор: 1 — спиральное устройство (шнек); 2 — короб; 3 — верхнее выходное окно; 4 — подъемный механизм.

Принцип работы спирального классификатора аналогичен работе реечного классификатора. Восходящие потоки воды создаются за счет вращения шнека (1), им же и удаляется обогащенный песок. Шламы удаляются через слив.

Перспективным является метод обогащения песков с применением гидроциклонов.

При этом, пульпа разделяется на тяжелые и легкие классы за счет одновременного воздействия центробежной силы и силы тяжести. Изменяя диаметр конической насадки гидроциклона, а также скорость и плотность пульпы можно изменять размер зерен и концентрацию частиц, удаляемых вместе со шламом.

Для разделения частиц по крупности и плотности используют сотрясательные (концентрационные) столы

Рис. 8. Сотрясательный стол: 1 — неподвижная рама; 2 — подвижный стол; 3 — деревянные рейки; 4 — эксцентриковый механизм; 5 — загрузочный ящик («выгородка»); 6 — направляющие.

На концентрационных столах происходит разделение пульпы на зерновые фракции с различной плотностью и диаметром зерен – плотность и размер понижаются по длине и по ширине стола.

Метод промывки позволяет снизить в среднем содержание оксидов железа в кварцевых песках на 25-35%, а в глинистых песках на 50-60%.

- Вопросы для самопроверки

- На чем основаны гравитационные методы обогащения?

- Что определяет эффективность удаления примесей гравитационными методами?

- За счет чего создаются восходящие потоки в конусном классификаторе?

- Каким образом создаются восходящие потоки в конструкциях реечного и спирального классификатора?

2.4. Оттирочные и химические методы обогащения

2.4.1. Теоретические основы метода оттирки

2.4.2. Конструкции оттирочных машин

2.4.3. Химическое обогащение

2.4.1. 	Метод оттирки позволяет с высокой эффективностью обогащать кварцевые пески, загрязненные пленками оксидов и гидроксидов железа. Метод оттирки основан на разрушении железосодержащих пленок за счет взаимного трения зерен в высококонцентрированных водно-песчаных суспензиях. Гидроксидные пленки имеют твердость меньшую, чем кварц, поэтому они разрушаются намного быстрее. С помощью последующей промывки удаляются шламы, в которые превращаются железистые пленки. Время необходимое для эффективного обогащения методом оттирки определяется по формуле:

τ = lnω(t)λ,		(4)

где: ω(t) – показатель снижения оксидов железа в обогащенном концентрате.

λ – вероятность соударения зерен, она связана с величиной турбулентности потока (определяется критерием Рейнольдса (1000000-1200000).

Оптимальным является концентрация песка  в пульпе 30-40% и плотность пульпы ~1300кг/м3. Повысить эффективность оттирки можно путем увеличения турбулентности потока и снижении твердости железистых пленок (введение дополнительного количества соды – около 3кг на 1 тонну песка). Эффективность методов оттирки определяется также рельефом поверхности зерен кварца (при развитом рельефе эффективность падает).

Достоинствами метода являются высокая эффективность  и производительность аппаратов при обогащении пленочных песков, низкие энергозатраты на обогащение. Недостатком метода является низкая эффективность при развитом рельефе поверхности зерен и при наличии в пленках высокотвердых силикатов железа.

При обогащении пленочных песков методом оттирки возможно удаление 80-90% оксидов железа. Этим методом возможно также удаление каолинитовых и глауконитовых пленок.

2.4.2. 	Процесс оттирки кварцевых песков в реальных условиях осуществляется в контактных чанах, оттирочных скрубберах и камерах флотационных машин. Эти устройства должны обеспечить высокую скорость движения частиц и высокую эффективность их взаимного трения. Для этого применяют различные способы повышения турбулентности потока.

Контактный чан представляет собой емкость цилиндрической формы (1), в которой смонтирована полая труба (2) имеющая наклонные патрубки. Внутри полой трубы установлен вертикальный вал (3), снабженный пропеллерной мешалкой – импеллером. За счет вращения импеллера создаются круговые потоки пульпы, а конструкция полой трубы обеспечивает турбулизацию пульпы. В нижней части чана имеется разгрузочный патрубок через который производится слив воды со шламом, в который превращается железистая пленка.

Рис. 9. Контактный чан: 1 — цилиндр; 2 — труба; 3 — вал; 4 и 5 —шкивы; 6 —электродвигатель; 7 — пропеллер; 8, 9 и 10 — патрубки.

Возможно применение методов оттирки для обогащения сухого песка, для этого необходимо придание зернам песка необходимой скорости и траектории движения. Это может обеспечиваться за счет использования механических мешалок или за счет струй воздуха высокого давления. Отделение железистых минералов может проводиться путем промывки или обеспыливания.

2.4.3. 	Химические методы обогащения применяют для обогащения наиболее высококачественных кварцевых концентратов, идущих на изготовление оптических и технических стекол. Химические методы могут использоваться как самостоятельно, так и в комплексе с другими методами обогащения. Для химического обогащения используются минеральные кислоты и их соли – HCl, H2SO4, H3PO4, HF, H2C2O4, Na2C2O4.

При взаимодействии кислот с пленками и зернами железосодежащих минералов, образуются хорошо растворимые соединения, которые легко удаляются последующей промывкой. Для улучшения растворимости используют восстановители, в частности, железный купорос.

В промышленном производстве используется химическое обогащение кварцевого песка, предусматривающее его обработку оксалатом натрия и железным купоросом. Технологический процесс химического обогащения песка с использованием оксалата натрия включает следующие операции:

- промывку песка для удаления глинистых частиц

- перемешивание песка с реагентами в установленных пропорциях и оптимальной температуре (t = 80оС, содержание оксалата – 0,5 мас.%, содержание железного купороса – 0,2 мас.%). Растворение производится в реакторах или контактных чанах, время взаимодействия 2,5-5 минут.

- регенерацию щавелевой кислоты

- последующую промывку песка (возможно многократную)

- обезвоживание песка

Оптимальным считается соотношение песка к реакционной смеси – 1:2.

Известен способ получения особо чистого концентрата, который предусматривает тонкое измельчение песка (размол сростков) с последующей обработкой HCl или H2SO4 при t = 80-90оС. Химические методы обогащения могут быть неэффективными при наличии на поверхности частицы пленки из аморфного кремнезема. Основное достоинство метода – возможность получения концентрата с минимальным содержанием оксидов железа, однако метод имеет ограниченное применение ввиду дороговизны и проблемам утилизации и нейтрализации отходов производств.

- Вопросы для самопроверки

- 1. На чем основан метод оттирки?

- 2. Какие достоинства метода оттирки?

- 3. Каким образом создается высокая турбулентность потока в контактных чанах?

- 4. Какие реагенты используются для химического обогащения песка?

2.5. Флотационный и флотооттирочный методы обогащения

2.5.1. Теоретические основы метода флотации

2.5.2. Флотационные реагенты

2.5.3. Ход процесса флотации

2.5.4. Флотооттирка

2.5.1. Флотация (всплывание) является наиболее эффективным способом устранения из песка примесей различного минерального состава. Этим методом можно отделить не только легкие ожелезненные материалы, но одновременно и тяжелые.

Метод флотации основан на различной смачиваемости зерен кварца и минералов-примесей (примеси в основном гидрофобные, а зерна кварца – гидрофильные). Процесс флотации – всплывание минералов происходит в силу того, что несмачиваемые зерна прилипают к поверхности вводимых в пульпу пузырьков и вместе с ними поднимается вверх.

Для большинства минералов, однако, разница в смачиваемости недостаточна для того, чтобы обеспечить эффективное разделение, поэтому вводят специальные реагенты, которые делают поверхность некоторых минералов несмачиваемой. В результате этого становится возможным получение минерализованных пузырьков.

Рис. 10. Схема минерализации воздушного пузырька: 1—пузырек воздуха;
2 — реагент; 3—минералы; 4—вода.

При флотации протекают следующие процессы:

- концентрация реагента – собирателя не поверхности минерала, что обеспечивает уменьшение его смачиваемости

- образование в пульпе рассеянных воздушных пузырьков, соединению которых препятствуют реагенты – вспениватели, адсорбирующиеся на поверхности пузырьков

- прилипание частиц минералов к пузырькам воздуха

- всплывание минерализованных пузырьков и образование слоя минерализованной пены на поверхности пульпы.

2.5.2. 	Флотационные реагенты в соответствии с их назначением разделяют на:

- пенообразователи (вспениватели) – способствуют образованию устойчивой и обильной пены. Адсорбируясь на границе вода-воздух, вспениватели понижают поверхностное натяжение, что облегчает прилипание зерен к пузырькам. Они представляют собой органические вещества с гетерополярным строением молекул (сосновое масло).

- собиратели (коллекторы) – предназначены для образования на минералах несмачиваемой (гидрофобной) пленки. В качестве собирателей используют органические соединения. Они могут быть анионными – с аполярным анионом (жирные кислоты, смолы, мыла) и катионными – с аполярным катионом (первичные амины, аммоний, в котором один атом водорода замещен углеводородов). К этой группе относится лауриламин CH3(CH2)NH3, ИМ-11 (смесь хлоризованных аминов с углеводородной цепью, состоящей из 12-15 атомов углерода).

Для удаления из кварцевых песков тяжелых минералов используют анионные реагенты (анионная флотация), для удаления полевых шпатов – катионные реагенты (катионная флотация).

Некоторые реагенты могут являться одновременно вспенивателями и собирателями. В качестве собирателя и одновременно вспенивателя применяют алкилсульфат (сырое сульфатное мыло, являющееся отходом целлюлозно-бумажной промышленности).

- регуляторы флотации – используются для увеличения адсорбции собирателя на поверхности минералов (активизируют ее) или для уменьшения ее (то есть подавляет флотацию). Они, в частности, изменяют pH среды. Регуляторами являются щелочи, щелочные соли слабых кислот, силикат натрия. Флотация обычных кварцевых песков осуществляется при помощи анионных реагентов без регуляторов.

При флотации полевых шпатов, когда кроме отделения железосодержащих минералов требуется отделение кремнеземистых минералов применяют катионные реагенты, а также регуляторы флотации, которые обеспечивают увеличение разницы во флотируемости полевых шпатов и кварца. Для уменьшения флотируемости кварца в качестве подавителя используют NaF.

2.5.3. 	Процесс флотации стекольных песков осуществляют в специальных флотационных машинах. В них происходит засасывание воздуха и диспергирование его на мелкие пузырьки (аэрация), образование минеральной пены и ее удаление, перемещение пульпы от загрузки в хвостовой части до выгрузки обогащенного песка. Используются флотационные машины механического типа с импеллером (самоаэрационные) и роторного типа

Ход процесса флотации сводится к следующему: пульпа с раствором реагента поступает на импеллер (2), энергично перемешивается и отбрасывается центробежной силой вверх и в стороны, при этом, засасываемый воздух диспергируется импеллером на мелкие пузырьки. Поднимаясь вверх, пульпа расслаивается и из нее выделяется пенный слой, далее пульпа переливается в следующую камеру. Пенный слой удаляется пеноотделителем (1) и идет на слив. Выпавшие из пены минеральные частицы вновь попадают в камеру через щель в пеноотделительной перегородке.

Рис. 11. Ход процесса во флотационной машине: а — флотация в камере; б — перемещение пульпы по камерам. I — зона перемешивания и аэрации; II — зона разделения; III — зона удаления минерализованной пены; 1 — пеноотделитель; 2 — импеллер; 3 — вал; 4 — труба; 5 — камера.

Во флотационной машине типа «Пена» имеется несколько деревянных камер (8-10), разделенных перегородками, снабженными шиберными заслонками, образующие в верхней части перегородок сливной порог.

Рис. 12. Флотационная машина «Пена»: 1 — камера; 2 — рама; 3 — вал; 4 — ротор; 5 — шибер; 6 — пеносборный лоток; 7 — разгрузочный лоток; 8 — электродвигатель.

В роторных флотомашинах на валу установлен ротор, который выполняет ту же функцию, что и импеллер. Они имеют большую производительность.

Производительность флотомашин зависит от плотности пульпы (обычно содержание твердого вещества около 18-30%), длительности процесса, емкости и числа камер. На нормальное течение процесса флотации оказывают влияние также: температура воды (должна быть 18-20оС, при ее снижении флотируемость ухудшается); щелочность среды (pH<7); концентрация реагентов; время флотации (не менее 5-10 мнут).

Метод флотации применяется для удаления тяжелых минералов (пегматит, магнетит, ильменит, пирит и циркон) из беспленочных песков, не содержащих глинистых минералов. Наличие глины требует промывки, так как глинистые частицы препятствуют флотационному процессу.

Обезвоживание

Шлам

Промпродукт

Обесшламливание

Промпродукт

Оттирка

Промпродукт

Флотация

Промпродукт

+0,8 мм                                  -0,8 мм

Грохочение (классиф.)

Промпродукт

Шлам

Исходный песок

Раздавливание и размалывание комков

(приготовление пульпы)

Промывка (обесшламливание)

В отстойник

В отвал

Пена

В отстойник

В отстойник

Вода

Концентрат

2.5.4. 	Для обогащения пленочных глинистых песков необходимо использовать метод флотооттирки. Этот метод включает в себя 3 процесса: флотацию, оттирку и промывку. Эти процессы протекают в определенной последовательности: флотация – во флотационной машине, оттирка – в контактных чанах, промывка – в реечных классификаторах. Этим методом можно удалять три группы примесей: тяжелые минералы, пленки гидроксидов железа и глинистые частицы.

Рис. 13. Обогащение пленочных глинистых песков методом флотооттирки.

При обогащении пленочных песков с незначительным содержанием глины предварительная их промывка не требуется.

Для обогащения пленочных песков, которые содержат мало глины, но много глауконита производят оттирку песка до флотации в флотационной машине. В этом случае в первую камеру подают 10%-ный раствор соды, и производится оттирка в 3-4 камерах. Затем пульпу обесшламливают и, наконец, производят флотацию песка. Для песков с незначительным количеством глины и пленки все 3 процесса могут быть совмещены во флотомашине, при этом дешламация не производится. Преимущество раздельно проводимых процессов состоит в том, что их можно вести в оптимальных режимах – оттирка при плотной пульпе, флотооттирка – менее плотной.

- Вопросы для самопроверки

- На чем основан метод флотации?

- В каких случаях используется анионная и в каких – катионная флотация?

- Какие химические реагенты используются в качестве регуляторов флотации?

- Чем определяется производительность флотационной машины?

- В каких случаях целесообразно применение метода флотооттирки?

2.6. Выводы

1. Подготовка сырьевых материалов на стекольных заводах включает операции дробления и помола кусковых материалов, сушку влажных материалов, просеивание и транспортировку. Прогрессивным транспортным средством является пневмо- и вакуумтранспорт. При хранении сырья в силосах-накопителях влажность сырья должна быть минимальной.

2. Для отделения железистых сильно- и слабомагнитных минералов используется электромагнитная сепарация, эффективность которой зависит от магнитной восприимчивости частиц, напряженности и градиента магнитного поля.

3. С помощью метода промывки, который выполняется в конусных классификаторах, аппаратах Кертинга, реечных и спиральных классификаторах из кварцевых песков с высокой эффективностью могут удаляться глинистые примеси, на концентрационных столах могут отделяться и тяжелые примеси.

4. С помощью метода оттирки, выполняемого в контактны чанах и оттирочных скрубберах производится удаление железистых, а также каолинитовых и глауконитовых пленок.

5. С помощью метода флотации путем применения различных флотационных реагентов моет производиться эффективное отделение тяжелых и полевошпатовых минералов из беспленочных кварцевых песков. Применение флотооттирки позволяет производить эффективное обогащение пленочных песков.

6. Химические методы обогащения могут использоваться только для получения высококачественных кварцевых концентратов, идущих на изготовление оптических и технических стекол. В комплексе с другими методами обогащения возможно получение особо чистого концентрата.

- 1. Темы расчетно-графических заданий и методические рекомендации по их выполнению

- Сырьевые материалы для получения кварцевого стекла

- Сырьевые материалы для получения фотохромных стекол

- Сырьевые материалы для производства электровакуумного стекла

- Сырьевые материалы для производства пеностекла

- Сырьевые материалы для получения легкоплавких припоев

- Сырьевые материалы для получения авантюринового стекла

- Сырьевые материалы для получения ситаллоцементов

- Сырьевые материалы для механической шлифовки и полировки стекла

- Сырьевые материалы для производства шлакоситаллов

- Сырьевые материалы для производства увиолевых стекол

- Сырьевые материалы для производства  хрусталя

- Сырьевые материалы для производства бессвинцового бариевого хрусталя

- Сырьевые материалы для производства электротехнических стекол

- Сырьевые материалы для производства стекловолокна

- Сырьевые материалы для производства химстойкого боросиликатного стекла

- Новые способы измельчения сырьевых материалов

- Новые способы подготовки кварцевого песка для производства листового стекла

- Возможность использования минерального сырья Белгородской области для производства стеклоизделий

- Использование металлургических  шлаков  в производстве стекла

- Использование отходов стекловолокна в производстве стекла

- Сырьевые материалы для флотационного обогащения кварцевого песка

- Сырьевые материалы для получения пленок по золь-гель технологии

- Сырьевые материалы для производства стеклянных изоляционных изделий

- Сырьевые материалы для получения токопроводящих пленок на листовом стекле

- Сырьевые материалы для получения силикат-глыбы автоклавным способом

- Сырьевые материалы для производства  лазерных стекол

- Фосфатное сырье для бесфтористого глушения силикатных стекол

- Применение редкоземельного сырья в стекольном производстве

- Обогащение кварцевого сырья для производства оптического стекла

- Сырьевые материалы для получения стеклокристаллических покрытий

- Сырьевые материалы для получения белых титановых эмалей

- Сырьевые материалы эмалирования чугуна

- Сырьевые материалы эмалирования меди

- Сырьевые материалы для получения декоративных силикатных пигментов

- Сырьевые материалы для получения фосфатных оптических стекол

- Получения стекла из аморфизованных сырьевых материалов

- Сырьевые материалы для получения цветных художественных эмалей

Методические рекомендации по выполнению расчетно-графических заданий

Расчетно-графическое задание должно иметь примерную структуру:

  - Введение. Обоснование актуальности выбранной темы.

  - Анализ литературных источников.

  - Сырьевые материалы для получения избранного состава стекла (покрытия).

  - Главные сырьевые материалы

  - Вспомогательные сырьевые материалы

  - Разработка и описание технологической схемы обогащения и подготовки сырьевых материалов.

  - Подбор технологического оборудования, построение и описание аппаратной схемы обогащения и подготовки сырьевых материалов.

  - Анализ вредных производственных и экологических факторов в процессе обогащения и подготовки сырья. Мероприятия по защите работающих и окружающей среды от вредного воздействия производственных факторов.

  - Выводы. Рекомендации по совершенствованию технологии и применению новых видов более доступного сырья.

Образец заполнения титульного листа и текста приводятся в приложении

2. Вопросы к экзамену

- Химические составы промышленных силикатных стекол.

- Влияние оксидов на свойства силикатных стекол.

- Классификация сырьевых материалов для производства стекла.

- Пригодность сырьевых материалов для производства стекла.

- Требования к химическому составу  стекольного сырья

- Требования к гранулометрическому составу стекольного сырья

- Требование к однородности сырьевых материалов для производства стекла

- Способы повышения однородности сырьевых материалов (усреднение состава).

- Кристаллохимические особенности кремния и полиморфные превращения кремнезема

- Природные разновидности кремнезема

- Классификация кварцевых песков

- Химический и минералогический состав кварцевых песков

- Требования ГОСТа к кремнеземистому сырью для стекольной промышленности

- Другие формы кремнеземистого сырья, используемого в производстве стекла

- Виды сырьевых материалов, используемых для введения оксидов щелочных и щелочноземельных металлов

- Химический состав и технические требования к стекольным доломитам

- Химический состав и технические требования к стекольным известнякам

- Карбонатное сырье для введения Na2O

- Сульфатное сырье для введения Na2O

- Сырьевые материалы для введения K2O и Li2O

- Полевошпатовое сырье для введения алюминия

- Пегматит и другие виды алюмосодержащего сырья

- Борсодержащие сырьевые материалы

- Свинецсодержащие сырьевые материалы

- Цинксодержащие сырьевые материалы

- Фосфорсодержащие сырьевые материалы

- Особенности использования стеклобоя

- Вскрышные и попутные кремнеземистые породы для производства стекла

- Металлургические шлаки для производства стекла

- Сырьевые материалы для производства стекла, содержащие аморфный кремнезем

- Явление и виды глушения стекол

- Сырьевые материалы для глушения фтористыми соединениями

- Сырьевые материалы для глушения  фосфатами

- Сырьевые материалы для глушения   нерастворимыми соединениями и газовыми включениями

- Явление и способы окрашивания стекол

- Виды красителей

- Осветлители

- Обесцвечиватели

- Восстановители и окислители

- Основные виды и способы подготовки сырьевых материалов

- Способы и правила хранения сырьевых материалов

- Баланс оксидов железа в стекле

- Классификация методов обогащения

- Теоретические основы электромагнитной сепарации

- Классификация минералов по магнитным свойствам

- Схема процесса электромагнитной сепарации

- Конструкции электромагнитных сепараторов

- Мокрое обогащение песка методом электромагнитной сепарации.

- Область применения электромагнитной сепарации как метода обогащения.

- Теоретические основы метода гравитационного обогащения

- Область применения метода гравитационного обогащения

- Конструкция гидравлического конусного классификатора

- Конструкция реечного классификатора

- Конструкция спирального классификатора и другие устройства для гравитационного обогащения.

- Теоретические основы метода оттирки

- Конструкции оттирочных машин

- Химическое обогащение

- Теоретические основы метода флотации

- Флотационные реагенты

- Ход процесса флотации

- Флототтирка

Итоговые тестовые задания

1. Тарное стекло содержит в составе оксида натрия, мас.%:

а) 12,4 -15,2

б) 6,5 – 10,4

в) 6,3 – 12,4

2. К оксидам-модификаторам относятся:

а) Na2O, CaO, Li2O, PbO

б) CaO, MgO, B2O3, Fe2O3

в) Na2O, K2O, P2O5, CaO

3. Влияние щелочноземельных оксидов на вязкость силикатных стекол проявляется в:

а) понижении вязкости в интервале температур варки и выработки

б) понижении вязкости при высоких температурах в большей степени, чем при низких

в) понижении вязкости при низких температурах в большей степени, чем при высоких

4. К оксидам, повышающим химическую устойчивость силикатных стекол относятся:

а) ZnO, BaO, MgO, PbO

б) ZrO2, TiO2, K2O, P2O5

в) ZrO2, ZnO, B2O3, Al2O3

5. К нежелательным примесям в сырьевых материалах относятся:

а) соединения железа, титана, алюминия

б) соединения хрома, магния, циркония

в) соединения олова, калия, свинца

6. Время полного растворения зерен кварцевого песка в силикатном расплаве пропорционально:

а) радиусу зерна

б) квадрату радиуса зерна

в) кубу радиуса зерна

7. Оптимальной дисперсностью частиц щелочесодержащих компонентов в шихте является, мм:

а) 0,05 – 0,1

б) 0,1 – 1,0

в) 1,0 – 3,0

8. Кремнесодержащие породообразующие минералы подразделяются на:

а) магматические, осадочные, аморфные

б) метаморфические, аморфные, осадочные

в) осадочные, метаморфические, магматические

9. Мелкозернистые пески –состоящие из зерен размером, мм:

а) 0,005 – 0,1

б) 0,1 – 0,25

в) 0,25 – 0,5

10. Аллювиальные пески – образовавшиеся в результате:

а) выветривания пород

б) терморазрушения пород

в) таяния ледников

11. Кварц-полевошпатовые пески содержат в составе, мас.%:

а) SiO2  - 85-90, Al2O3 – 5-6

б) SiO2 – 80-85, Al2O3 – 10-12

в) SiO2 – 85-90, Al2O3 – 7-9

12. в составе легких фракций в кварцевых песках присутствуют минералы:

а) глауконит, биотит, каолинит

б) флогопит, глауконит, сидерит

в) мусковит, глауконит, мирит

13. Кварциты отличаются от кварцитовых песчаников:

а) составом цементирующей связки

б) большей прочностью и твердостью

в) меньшим содержанием оксидов железа

14. Барит – это минерал, соответствующий химическому соединению:

а) BaCO3

б) BaSO4

в) BaNO3

15. В стекольных доломитах должно содержаться, мас.%:

а) 15<MgO<19, CaO>29

б) CaO<32, MgO>19

в) 29<CaO<32, MgO>19

16. Доломитизированные известняки содержат в составе, мас.%:

а) MgO –  4-17

б) MgO - 4-12

в) MgO – 4-10

17. Стекольные известняки должны содержать в составе оксида калия не менее, мас.%:

а) 56

б) 53

в) 54

18. Известны следующие кристаллические модификации соды:

а) безводная, моно-, гепта- и декагидрат

б) безводная, моно-, три- и декагидрат

в) безводная, моно-, гекса- и гептагидрат

19. Плотность тяжелой соды составляет, кг/м3:

а) 1000

б) 1100

в) 1200

20. Природный сульфат натрия – это минерал:

а) глауберит

б) мирабилит

в) тремолит

21. Поташ – это химическое соединение, представляющее собой:

а) карбонат калия

б) сульфат калия

в) нитрат калия

22. Содо-поташная смесь содержит K2O, мас.%:

а) 4,2 – 5,0

б) 5,0 – 6,2

в) 6,2 – 8,4

23. Оксид лития вводят в стекольную шихту обычно посредством:

а) нитрата лития

б) карбоната лития

в) силиката лития

24. Основным видом сырья для введения оксида алюминия являются:

а) пегматиты

б) нефелины

в) полевые шпаты

25. Плагиоклазы – это полевые шпаты:

а) кальциево-натриевые

б) калиево-натриевые

в) альбит-анортитовые

26. Аллохромизм – это

а) одинаковость цветов различных минералов

б) разнообразие окраски вследствие наличия примесей

в) наличие стеклянного блеска

27. Главный недостаток пегматитов как стекольного сырья является:

а) значительная неоднородность химического состава

б) значительное содержание оксидов железа

в) высокая твердость материала

28. Особенностью структуры гидрослюд, обуславливающей их гигроскопичность является:

а) наличие кристаллических вакансий

б) наличие прослоек гидроксильной воды

в) слоистость и высокая дисперсность частиц

29. Основным недостатком глинозема как стекольного сырья является:

а) тугоплавкость

б) высокая механическая прочность

в) неоднородность химического состава

30. Основным недостатком природных борсодержащих сырьевых материалов является:

а) неоднородность химического состава

б) низкое содержание B2O3

в) высокое содержание воды и загрязняющих примесей

31. Основная технологическая проблема при варке свинецсодержащих стекол является:

а) высокая вязкость расплава

б) высокая агрессивность расплава

в) низкая вязкость расплава

32. Свинцовый сурик получают:

а) длительным прокаливанием свинцового глета

б) окислением металлического свинца

в) обогащением природной свинцовой руды

33. Основным цинксодержащим минералом, используемым для получения металлического цинка является:

а) сфалерит

б) галенит

в) лепидолит

34. Особенностью свойств фосфатных стекол является:

а) высокий коэффициент оптического преломления

б) высокая электропроводность

в) низкая химическая устойчивость

35. Перспективным фосфорсодержащим сырьем является:

а) фосфоритная мука

б) апатитовый концентрат

в) двойной суперфосфат

36. Применение 1т. стеклобоя в стекловарении позволяет экономить:

а) 20% тепловой энергии

б) 30% тепловой энергии

в) 40% тепловой энергии

37. При варке бесцветного стекла допустимо введение полубелого стеклобоя  не более:

а) 10%

б) 9%

в) 8%

38. Среднее содержание в шихте стеклобоя для варки стекла, вырабатываемого непрерывным прокатом должно составлять, мас.%:

а) 20 - 26

б) 26 - 30

в) 35 - 40

39. При варке стекла из одного стеклобоя технологические трудности связаны:

а) с затруднением осветления стекломассы

б) с повышением вязкости стекломассы

в) с повышением хрупкости стеклоизделий

40. Ценным сырьем для производства высококачественного стекла являются:

а) отходы обогащения фосфоритов

б) отходы переработки и обогащения жильного кварца

в) вскрышные пески железорудных месторождений

41. Главное преимущество металлургических шлаков по сравнению с традиционным стекольным сырьем:

а) низкое содержание оксидов железа

б) постоянство химического состава

в) высокое содержание готовых силикатов

42. Шлак феррохромового производства может использоваться в качестве основного сырья в производстве:

а) тарного зеленого стекла

б) авантюринового стекла

в) теплозащитного стела

43. Основным недостатком сырьевых материалов, содержащих аморфный кремнезем является:

а) высокая тугоплавкость

б) высокое содержание оксидов железа

в) высокая твердость материала

44. Опалесцирующие стекла содержат глушащие частицы с размером:

а) >20 нм

б) >1000 нм

в) >10000 нм

45. Основной недостаток глушения стекол фтористыми соединениями является:

а) необходимость введения больших количеств глушащих добавок

б) снижение механической прочности глушенного стекла

в) экологические проблемы, связанные с наличием фтора в отходящих газах

46. При глушении фосфатами микрогетерогенная структура может образовываться за счет выделения:

а) кристаллических фосфатов

б) жидкостной несмешиваемости силикатных и фосфатных стеклофаз

в) за счет обоих процессов

47. Для глушения нерастворимыми частицами может использоваться материал:

а) криолит

б) глинозем

в) мел

48. Глушение за счет газовых включений может производиться путем введения:

а) диоксида циркония

б) диоксида олова

в) известняка

49. К молекулярным красителям относят соединения, содержащие:

а) ионы переходных d-элементов

б) сульфиды и селениды тяжелых металлов

в) соединения золота, закись меди, металлический селен

50. В качестве осветлителей используются соединения:

а) выделяющие при разложении кислород

б) разлагающиеся с выделением крупных пузырей

в) выделяющие при разложении диоксид серы

51. Физические обесцвечиватели создают эффект:

а) окрашивания стекол в цвет, дополнительный к зеленому

б) перевода закрашивающих ионов в высшие степени окисления

в) рассеяния света

52. Для чего используется расчет ХПК (химической потребности в кислороде):

а) для оценки окислительно-восстановительного потенциала шихты

б) для оценки экологичности процесса стекловарения

в) для определения оптимального количества воздуха, необходимого для сжигания газа

53. Наиболее прогрессивным видом  транспорта сырьевых материалов является:

а) ленточные конвейеры

б) шнековые конвейеры

в) пневмо- и вакуумтранспорт

54. В силосах должен храниться запас сырьевых материалов:

а) 10-суточный

б) 15-суточый

в) 20-30-суточный

55. Ильменит относится к минералам:

а) слабомагнитным

б) сильномагнитным

в) немагнитным

56. Магнитной сепарации препятствует:

а) повышенная влажность и высокая дисперсность частиц

б) низкая дисперсность частиц

в) неоднородность частиц по магнитной восприимчивости

57. Роторные электромагнитные сепараторы предназначены для отделения:

а) слабомагнитных частиц

б) сильномагнитных частиц

в) для удаления магнитных частиц из стеклобоя

58. Гравитационные методы обогащения позволяют разделять частицы, имеющие:

а) различные плотности

б) различные массы

в) различные скорости падения в среде

59. В аппаратах Кертинга восходящие струи воды создаются:

а) пескоструйными насосами

б) водоструйными насосами

в) водокольцевыми насосами

60. Основное преимущество конусного классификатора:

а) низкая влажность получаемого концентрата

б) низкая энергоемкость процесса

в) высокая стабильность процесса обогащения

61. Основное преимущество реечного классификатора

а) низкая влажность получаемого концентрата

б) низкий абразивный износ оборудования

в) низкая энергоемкость процесса

62. В гидроциклонах разделение пульпы происходит за счет действия:

а) силы тяжести

б) центробежной силы

в) центробежной силы и силы тяжести одновременно

63. Метод оттирки основан на:

а) различии твердости пленок и зерен кварца

б) лучшей растворимости пленок

в) отделении пленок в потоке воды

64. Процесс оттирки кварцевых песков осуществляется в:

а) гидроциклонах

б) струйных мельницах

в) контактных чанах

65. Для химического обогащения используются реагенты:

а) азотная кислота

б) муравьиная кислота

в) щавелевая кислота

66. Метод флотации основан на:

а) различной плотности зерен кварца и примесных минералов

б) различной смачиваемости зерен кварца и минералов-примесей

в) способности зерен примесных минералов всплывать

67. Для удаления из кварцевых песков тяжелых минералов используют флотационные реагенты:

а) анионные

б) катионные

в) пенообразователи

68. В качестве регулятора флотации используется:

а) сульфат натрия

б) силикат натрия

в) бикарбонат натрия

69. Для уменьшения флотируемости кварца при катионной флотации в качестве подавителя используют:

а) хлорид натрия

б) фторид натрия

в) керосин

70. Метод флотооттирки используют для обогащения:

а) пленочных песков с низким содержанием глины

б) пленочных песков с высоким содержанием легких минералов

в) пленочных песков с высоким содержанием глины

Глоссарий

| № п/п | Новые понятия | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Авантюриновое стекло | декоративный стекломатериал, содержащий вкрапления кристаллов Cr2O3 |
| 2 | Аллохромизм | разнообразие окраски вследствие наличия примесей |
| 3 | Аморфные разновидности кремнезема | горные породы, содержащие некристаллические, стеклообразные формы SiO2 – трепел, опока, диатомит |
| 4 | Аэрогидродинамические методы | основанные на разделении минералов в воздушных или водяных струях |
| 5 | Галогенидные стекла | получаемые на основе галогенидов металлов, в основном фториды: BeF2, CaF2 |
| 6 | Гистерезис | явление остаточной намагничиваемости после снятия магнитного поля |
| 7 | Глауконит | гидроалюмосиликат железа и калия, минерал из класса гидрослюд, образующийся в процессе выветривания слюдистых минералов, является наиболее распространенной примесью в кварцевых песках |
| 8 | Градиент поля | перепад значений напряженности электромагнитного поля |
| 9 | Дешламация | удаление тонких взвешенных частиц из суспензий |
| 10 | Каназит | синтетическое стекольное сырье, получаемое растворением в щелочи горных пород, содержащих аморфный кремнезем в автоклаве |
| 11 | Кертинга аппараты | высокопроизводительные конуса с водоструйыми насосами, используемые для промывки стекольных песков |
| 12 | Криолит | минерал, имеющий состав Na3AlF6, используется в качестве глушащей добавки в стекла |
| 13 | Мергель | глинистый минерал, содержащий 6-21% Al2O3+R2O3, является распространенной примесью в известняках |
| 14 | Морфология | форма кристаллов минерала |
| 15 | Пегматит | прочная горная порода, состоящая из смеси полевых шпатов и кварца |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 16 | Плавиковый шпат | минерал, имеющий состав CaF2, используется в качестве глушащей добавки в стекла |
| 17 | Полиморфизм | существование соединения в различных кристаллических модификациях |
| 18 | Рапа | высококонцентрированный соляной раствор |
| 19 | Регуляторы флотации | реагенты, изменяющие адсорбцию собирателя на поверхности флотируемого минерала с целью активации или подавления флотации (щелочи, силикат Na) |
| 17 | Собиратели | реагенты, предназначенные для образования на минералах гидрофобной пленки. Анионные - с аполярным анионом (жирные кислоты, смолы). Катионные - с аполярным катионом (первичные амины) |
| 18 | Сингония | характеристика, отражающая степень симметрии элементарной ячейки кристалла |
| 19 | Халькогенидные стекла | стеклообразные халькогениды металлов состава As-Me, Sb-Me, Ge-Me |
| 20 | Хальмоза | затвердевшее стекло, получаемое при хальмовке – очистке поверхности стекломассы в печи |
| 21 | Феррохромовый шлак | образуется при производстве хроможелезистого сплава, содержит 5-15% Cr2O3 |
| 22 | Эрклез | глыбы застывшего стекла, образующиеся при сливе стекломассы из печи |

Литература

- Панкова Н.А., Михайленко Н.Ю. Стекольная шихта и практика ее приготовления. М.: Изд. РХТУ им. Д.И. Менделеева,1997.- 80 с.

- Лазаренко Е.К. Курс минералогии. Киев: Гос. Изд. Техн. литературы Украины, 1951.- 687 с.

- Шлаин И.Б. Минеральное сырье для стекловарения. М.: Гос. Изд. литературы по строительным материалам, 1955.-275 с.

- Парюшкина О.В., Мамина Н.А., Панкова Н.А., Матвеева Г.М. Стекольное сырье России. М.: Изд. «Силинформ», 1995.- 84 с.

- Клячин В.В., Степанова М.В., Кручинин Ю.Д., Зарина Г.Р. Обогащенный жильный кварц Крылатовского рудника – сырье для производства хрусталя // Стекло и керамика.- 1984.- №9.- С.10-11.

- Перспективы развития минерально-сырьевой базы промышленности строительных минералов УССР. Киев: Изд. «Наукова думка», 1976.- 423с.

- Исматов А.А., Ильганаев В.Б. Пути удаления железосодержащих примесей в кварцевых песках Узбекистана // Стекло и керамика. - 1981.- С.13-14.

- Будов В.М., Саркисов П.Д. Производство строительного и технического стекла. М.: Высшая школа, 1985.- 215 с.

- Манукян Р.В., Габриелян Д.Ц. Очистка песка // Стекло и керамика. - 1999.- №1.- С.12-13.

- Галустян О.Г. Развитие сырьевой базы стекольной промышленности и способы подготовки шихты // Стекло и керамика.–1789.-№11.-С.14-16.

- Бровцын А.К., Сергеечев В.И., Чершнева Г.С. Аэроэлектродинамическое обогащение кварцевого песка // Стекло и керамика .- 1994.- № 3-4.- С. 28-30.

- Лежнев Ю.П. Современные направления развития технологии обогащения стекольных песков // Стекло и керамика. -1979.-№ 11.-С.9-11.

- Лежнев Ю.П., Короткова В.М., Новофастовская Э.М. Структурные и минералогические особенности песков Авдеевского месторождения // Стекло и керамика.- 1981.- №3.- С. 10- 11.

- Иванов В.П. Обогащение кварцевых песков с помощью механической оттирки // Стекло и керамика. - 1978.- № 10.- С. 6-7.

- Павлушкин Н.М. Химическая технология стекла и ситаллов.- М.: Стройиздат.- 1983.- 432 с.

- Конев Н.Н., Сало И.П. Удаление железосодержащих примесей методом магнитной сепарации // Стекло и керамика.- 1999.- №1.- С.28-29.

- Конев Н.Н., Сало И.П. Магнитные сепараторы на постоянных магнитах для обогащения стекольного и керамического сырья и материалов // Стекло и керамика. - 2000.- №2.- С.30-31.

- Крамарев И.К., Васильев Б.А. Очистка кварцевого сырья с помощью электростатической сепарации // Стекло и керамика. - 1980.- №6.- С.12-13.

- Крамарев И.К., Васильев Б.А. Применение электростатической сепарации для очистки кварцевого сырья // Стекло и керамика. - 1980.- № 3.- С.9-10.

- Бровцын А.К., Чершнева Г.С. Аэродинамическое обогащение кварцевых песков // Стекло и керамика .- 1996.- № 6.- С. 28-29.

- Парюшкина О.В., Мамина И.А. Использование местных сырьевых ресурсов // Стекло и керамика. – 1999.- № 1.- С. 3-4.

- Ямпольская М.Я., Каштаева В.Н., Ивахненко Е.П., Золотарева Т.В. Комплексная переработка кварц- полевошпатовых песков Приозерского месторождения // Стекло и керамика. – 1984.- № 5.- С. 10-11.

- Ершов В.И., Ранц Г.Ф., Синякова Э.И., Соколова Э.И., Лежнев Ю.П., Новофастовская Э.М., Шаламова В.Г. Технология получения стекольного песка из кварцевых отходов обогащения Кингисеппских фосфоритов // Стекло и керамика. – 1985.- № 6.- С. 2-3.

- Клячин В.В., Степанова М.В., Кручинин Ю.Д., Зарина Г.Р. Обогащенный жильный кварц Крылатовского рудника – сырье для производства хрусталя // Стекло и керамика. – 1984.- № 9.- С. 10-11.

- Кузовлев А.К., Ибадуллаев С.И., Калинкин В.И., Габелко А.Б. Экономическая эффективность комплексного обогащения кварцполевошпатовых песков Кермининского месторождения // Стекло и керамика. - 1975.- № 12.- С. 28 –30.

- Кузовлев А.К., Ибадуллаев С.И., Калинкин В.И., Игнатенкова Н.И., Мальцева И.И., Ильганаев. Обогащение кварцевых пород месторождений Узбекистана для производства хрусталя // Стекло и керамика.- 1975.- №4.- С. 12 – 15.

- Минько Н.И., Жерновая Н.Ф., Лесовик Е.В. Строительные и тарные стекла на основе искусственных песков из кварцитопесчаников КМА // Стекло и керамика. - 1989.- № 12.- С.6-7.

- Минько Н.И., Онищук В.И., Жерновая Н.Ф., Павленко З.В. Использование сырьевых материалов Черноземья в стекольной промышленности // Стекло и керамика. - 1997.- № 1.- С.9-11.

- Крамарев И.К., Васильев Б.А. О повышении качества кварцевого сырья // Стекло и керамика. - 1979.- № 12.- С.3-4.

- Солодкий И.Ф. Месторождения силикатных пород для стекольной промышленности //Экспресс – обзор. Стекольная промышленность. М.: ВНИИЭСМ. – 1998.- Сер.9. - Вып.1-2. – С. 7-12.

- Солодкий И.Ф. Болотовское месторождение маршалита //Экспресс – обзор. Стекольная промышленность. М.: ВНИИЭСМ. – 1995.- Сер.9. - Вып.5-6. – С. 2.

- Бровцын А.К., Чершнева Г.С. Аэрогидродинамическое обогащение кварцевых песков // Огнеупоры и техническая керамика. – 1998. - №2. – С. 32-34.

- Бровцын А.К., Чершнева Г.С. Аэрогидродинамическое обогащение различных сыпучих материалов и жидкостей // Химическая промышленность. – 1997. - №1. – С. 57-63.

- Минько Н.И., Жерновая Н.Ф., Лесовик Е.В. Строительные и тарные стекла на основе искусственных песков из кварцитопесчаников КМА // Стекло и керамика. – 1989. - №12. – С.6-7

- Козырев В.В. Полевошпатовое сырье для стекольной промышленности // Экспресс – обзор. Стекольная промышленность. М.: ВНИИЭСМ. – 1987.- Сер.9. - Вып.7. – С. 2 - 6.

- Розов В.В., Смирнова Н.О. Рациональная технология обогащения стекольных песков // Экспресс – обзор. Стекольная промышленность. М.: ВНИИЭСМ. – 1987.- Сер.9. - Вып. 9. – С. 5-7.

- Козырев В.В. Отходы редкометального производства – источник полевошпатового сырья // Экспресс – обзор. Стекольная промышленность. М.: ВНИИЭСМ. – 1984.- Сер.9. - Вып. 12. – С. 4 - 6.

- Парюшкина О.В. Обеспеченность стекольной промышленности России кварцевым песком // Экспресс – обзор. Стекольная промышленность. М.: ВНИИЭСМ. – 2000.- Сер.9. - Вып. 1-2. – С. 16 – 22.

- Кушальников В.Т., Бондарев К.Т. Кремнеземистые породы и их использование в стекловарении // Стекло и керамика. – 1979. - № 3. – С.12.

- Шаненко Ф.Ф. Интенсификация процесса разрушения окислов железа при обогащении кварцевых песков // Стекло и керамика. – 1974. - № 9. – С.18 - 19.

- Водяницкий Ю.Н., Осипов Ю.Б. Влияние магнитного поля на разрушение ожелезненных агрегатов кварца в воде // Стекло и керамика. – 1973. - № 5. – С.8-11.

- Мирочников И.И., Коваленко В.П. Аваков К.Р. Развитие сырьевой базы промышленности кварцевого и оптического стекла // Стекло и керамика. – 1973. - № 5. – С.5-7.

- Путрин А.М., Наумова Р.А., Дмитриев Ю.Г., Добья С.Г. Флотационная обогатительная фабрика кварцевых песков // Стекло и керамика. – 1973. - № 5. – С.7-8.

- Юдин Н.А., Лосева Э.И., Кузовлев А.К., Игнатенкова Н.И. Кварцевые концентраты в производстве изделий из хрусталя // Стекло и керамика. – 1973. - № 12. – С.16.

- Попова И.И., Козырев В.В., Соколов О.В. Кварцевые песчаники Черемшанского месторождения – перспективное сырье для стекольной промышленности // Стекло и керамика. – 1971. - № 7. – С.27- 28.

- Козырев В.В. Полевошпатовое сырье для стекольной промышленности в период 1971 – 1975 гг. // Стекло и керамика. – 1970. - № 3. – С.26- 29.

- Золотарев Н.В., Дороднов В.М., Петров В.Г. Влияние формы зерен (частиц) шлифовальных песков на скорость их осаждения при гидравлической классификации // Стекло и керамика. – 1969. - № 10. – С.27- 28.

- Кондрашов В.И., Зверев Ю.В., Полкан Г.А., Красников Р.И., Бондарева Л.Н., Маторина В.Т., Бухарина А.А. Использовние местных песков в производстве листового стекла // Стекло и керамика. – 1998. - № 11. – С.3-5.

- Минько Н.И., Ковальченко Н.А., Павленко З.В., Жерновая Н.Ф. Минеральное сырье КМА – основа для получения материала электротехнического назначения // Стекло и керамика. – 1997. - № 7. – С.6-9.

- Протасова Г., Косенко В.Г. Использование полевошпатового концентрата в производстве оптического стекла // Стекло и керамика. – 1997. - № 7. – С.9- 10.

- Литюшкин В.В., Сивко А.П., Филимонова М.А., Ермоленко Н.Н. Выбор сырья для введения SiO2 в состав увиолевых электровакуумных стекол // Стекло и керамика. – 1996. - № 7. – С.10-13.

- Соболева К.Л., Гусак Н.Я., Мухин В.П., Коломийцева Л.А., Берейко Л.М. Применение сырьевых материалов Украины в производстве электроизоляционных стекол // Стекло и керамика. – 1996. - № 1-. – С.6-9.

- Протасова Г., Косенко В.Г., Власова С.Г. Использование местного сырья в производстве стекла // Стекло и керамика. – 1993. - № 8. – С.16- 17.

- Мамина Н.А., Парюшкина О.В., Галустян О.Г., Бартковская Т.В., Смирнова Н.О., Михайловская Н.А. Технология обогащения обводненных кварцевых песков Авдеевского месторождения // Стекло и керамика. – 1989. - № 10. – С.10- 11.

- Федорова В.А., Белова Н.А. Сырьевые материалы и качество изделий // Стекло и керамика. – 1987. - № 7. – С.9- 10.

- Болдырев Р.А., Смирнов Е.И. Пути совершенствования производства сырья и шихты (обзор) // Стекло и керамика. – 1985. - № 4. – С.8- 9.

- Клячин В.В., Степанова М.В. Получение качественного кварцевого концентрата из кварц–полевошпатовых песков // Стекло и керамика. – 1982. - № 10. – С.24- 25.

- Садовщиков И.П. Спасское месторождение кварцевых стекольных песков Благодарненского района Ставропольского края // Стекло мира. – 1999. – С.37.

- Бессмертный К.С. Обогащение песков и природоохранные мероприятия на предприятиях ПНСМ // Строительные материалы. – 1998. - № 10. – С.16-17.

- Ревнивцев В.И., Путрин А.М., Пряничников Е.В., Онушко В.Н. Получение полевых шпатов из отходов обогащения руд редких металлов // Стекло и керамика. – 1973. - № 6. – С.10 – 11.

- Конев И.Н., Сало И.П., Лежнев Ю.П., Ельский В.П. Магнитное обогащение кварцевого песка для стекольной промышленности // Стекло и керамика. – 2001. - № 2. – С.21 – 22.

- Улубабов Р. Роторные сепараторы для обогащения стекольных песков // Стекло мира. – 2000. - № 3. – С.36 – 37.

- Жаботинский М.Е. Лазерные фосфатные стекла // М.: Изд. «Наука», 1980.-352 с.

- Технология эмали и защитных покрытий: Учеб. пособие / Под ред. Л.Л. Брагиной, А.П. Зубехина. – Харьков: Изд-во НТУ ХПИ; Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2003. – 484с.

- Химическая технология стекла и ситаллов: Учебник для ВУЗов / Под ред. Н.М. Павлушкина. - М.: Стройиздат, 1983. - 432с.

Приложение 1

Федеральное агентство по образованию

Белгородский государственный технологический университет

им. В.Г. Шухова

Кафедра ТССМ

Расчетно-графическое задание

По дисциплине: «Сырьевые материалы»

на тему: «Сырьевые материалы для получения цветных
художественных эмалей»

Выполнил: ст. гр. ХС-31

Иванов П.П.

Проверил: к.т.н., доцент

Мулеванов С.В.

Белгород 2006

Приложение 1

# Эмалирование – процесс нанесения на поверхность металлических изделий тонкого слоя специального стекла (эмали) – к настоящему времени не достигло такой степени совершенства, поэтому об эмалированном металле можно говорить как о композиционном материале, сочетающем прочностные свойства металлической основы с коррозионной стойкостью стекла. # Эмалирование стали, чугуна, алюминия, титана, цветных металлов и сплавов является одним из эффективных способов защиты их поверхности от коррозии, с частичным преданием им декоративного эффекта. Эмалевые покрытия обладают рядом преимуществ перед другими антикоррозионными покрытиями: повышенной коррозионной стойкостью к растворам кислот, щелочей и солей, при относительно высокой температуре (обычно до 3000С, в специальных случаях до 6000С); неизменностью эксплуатационных свойств на протяжении десятков лет; полным отсутствием склонности к старению; зеркальной гладкостью поверхности, обуславливающий весьма низкий коэффициент трения и отсутствие адгезии к ней высоковязких полимерных веществ и твердых выделений из нефтепродуктов, легкостью очистки, высокой гигиеничностью, устойчивостью к коррозии, повышенной прочностью на истирание, стойкостью к воздействию атмосферы. Одновременно эмалирование позволяет решать вопросы дизайна изделий бытового и промышленного назначения, в том числе с использованием их декоративно-ручной и механизированной (роботизированной) обработки.

|  |  |  |  |  | РГЗ. 04 026 00 00 00 | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 15 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |