Приложение 7

Расчетное сопротивление сжатию кладки из кирпича всех видов

| Марка кирпича | Расчетные сопротивления R, МПа (кгс/см2) при марки раствора |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | 4 |
| 300 250 200 150 125 100 75 50 35 | 3,9 (39) 3,6(36) 3,2(32) 2,6(26) -- -- -- -- -- | 3,6(36) 3,3(33) 3,0(30) 2,4(24) 2,2(22) 2,0(20) -- -- -- | 3,3(33) 3,0(30) 2,7(27) 2,2(22) 2,0(20) 1,8(18) 1,5(15) -- -- | 3,0(30) 2,8(28) 2,5(25) 2,0(20) 1,9(19) 1,7(17) 1,4(14) 1,1(11) 0,9(9) | 2,8(28) 2,5(25) 2,2(22) 1,8(18) 1,7(17) 1,5(15) 1,3(13) 1,0(10) 0,8(8) | 2,5(25) 2,2(22) 1,8(18) 1,5(15) 1,4(14) 1,3(13) 1,1(11) 0,9(9) 0,7(7) | 2,2(22) 1,9(19) 1,6(16) 1,3(13) 1,2(12) 1,0(10) 0,9(9) 0,7(7) 0,6(6) | 1,8(18) 1,6(16) 1,4(14) 1,2(12) 1,1(11) 0,9(9) 0,7(7) 0,6(6) 0,45(4,5) |
| Расчетные сопротивления кладки на растворах марок от 4 до 50 следует уменьшать, применяя понижающие коэффициенты: 0,85— для кладки на жестких цементных растворах (без добавок извести или глины), легких и известковых растворах в возрасте до 3 мес.; 0,9 — для кладки на цементных растворах (без извести или глины) с органическими пластификаторами. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 8

Нормативные и расчетные сопротивления при растяжении, сжатии и изгибе листового, широкополочного

универсального и фасонного проката по ГОСТ 27772-88 для стальных конструкций зданий и сооружений

| Сталь | Толщина проката, мм | Нормативное сопротивление, МПа (кгс/мм2), проката |  |  |  | Нормативное сопротивление, МПа (кгс/см2), проката |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | листового, широкополосного универсального |  | фасонного |  | листового, широкополосного универсального |  | фасонного |  |
|  |  | Ryn | Run | Ryn | Run | Ry | Ru | Ry | Ru |
| С235 | От 2 до 20 Св. 20 до 40 Св. 40 до 100 Св. 100 | 235(24) 225(23) 215(22) 195(20) | 360(37) 360(37) 360(37) 360(37) | 235(24) 225(23) -- -- | 360(37) 360(37) -- -- | 230(2350) 220(2250) 210(2150) 190(1950) | 350(3600) 350(3600) 350(3600) 350(3600) | 230(2350) 220(2250) -- -- | 350(3600) 350(3600) -- -- |
| С245 | От 2 до 20 Св. 20 до 30 | 245(25) -- | 370(38) -- | 245(25) 235(24) | 370(38) 370(38) | 240(2450) -- | 360(3700) -- | 240(2450) 230(2350) | 360(3700) 360(3700) |
| С255 | От 4 до 10 Св. 10 до 20 Св. 20 до 40 | 245(25) 245(25) 235(24) | 380(39) 370(38) 370(38) | 255(26) 245(25) 235(24) | 380(39) 370(38) 370(38) | 240(2450) 240(2450) 230(2350) | 370(3800) 360(3700) 360(3700) | 250(2550) 240(2450) 230(2350) | 370(3800) 360(3700) 360(3700) |

продолжение приложения 8

| С275 | От 2 до 10 Св. 10 до 20 | 275(28) 265(27) | 380(39) 370(38) | 275(28) 275(28) | 390(40) 380(39) | 270(2750) 260(2650) | 370(3800) 360(3700) | 270(2750) 270(2750) | 380(3900) 370(3800) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С285 | От 2 до 3,9 Св. 4 до 10 Св. 10 до 20 | 285(29) 275(28) 265(27) | 390(40) 390(40) 380(39) | -- 285(29) 275(28) | -- 400(41) 390(40) | 280(2850) 270(2750) 260(2650) | 380(3900) 380(3900) 370(3800) | -- 280(2850) 270(2750) | -- 390(4000) 380(3900) |
| С345 | От 2 до 10 Св. 10 до 20 Св. 20 до 40 | 345(35) 325(33) 305(31) | 490(50) 470(48) 460(47) | 345(35) 325(33) 305(31) | 490(50) 470(48) 460(47) | 335(3400) 315(3200) 300(3100) | 480(4900) 460(4700) 450(4600) | 335(3400) 315(3200) 300(3050) | 480(4900) 460(4700) 450(4600) |
| С345К | От 4 до 10 | 345(35) | 470(48) | 345(35) | 470(48) | 335(3400) | 460(4700) | 335(3400) | 460(4700) |
| С375 | От 2 до 10 Св. 10 до 20 Св. 20 до 40 | 375(38) 355(36) 335(34) | 510(52) 490(50) 480(49) | 375(38) 355(36) 335(34) | 510(52) 490(50) 480(49) | 365(3700) 345(3500) 325(3300) | 500(5100) 480(4900) 470(4800) | 365(3700) 345(3500) 325(3300) | 500(5100) 480(4900) 470(4800) |
| С390 | От 4 до 50 | 390(40) | 540(55) | -- | -- | 380(3850) | 530(5400) | -- | -- |
| С390К | От 4 до 30 | 390(40) | 540(55) | -- | -- | 380(3850) | 530(5400) | -- | -- |

Приложение 9

Сортамент прокатной стали. Балки двутавровые (выборка из ГОСТ 8239-72*) .

| № профиля | Линейная плотность, кг/м | Размеры, мм |  |  |  | Площадь сечения, см2 | Ось x-x |  |  | Ось y-y |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота балки | ширина полки | толщина стенки | ср. толщина полки |  | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см |
| 10 | 9,46 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 12 | 198 | 39,7 | 4,06 | 17,9 | 6,49 | 1,22 |
| 12 | 11,5 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 14,7 | 350 | 58,4 | 4,88 | 27,9 | 8,72 | 1,38 |
| 14 | 13,7 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 17,4 | 572 | 81,7 | 5,53 | 41,9 | 11,5 | 1,55 |
| 16 | 15,9 | 160 | 81 | 5 | 7,8 | 20,2 | 873 | 109 | 6,57 | 58,6 | 14,5 | 1,7 |
| 18 | 18,4 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 23,4 | 1290 | 143 | 7,42 | 82,6 | 18,4 | 1,88 |
| 20 | 21 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 26,8 | 1840 | 184 | 8,28 | 115 | 23,1 | 2,07 |
| 22 | 24 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 30,6 | 2550 | 232 | 9,13 | 157 | 28,6 | 2,27 |
| 24 | 27,3 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 34,8 | 3460 | 289 | 9,97 | 198 | 34,5 | 2,37 |
| 27 | 31,5 | 270 | 125 | 6 | 9,8 | 40,2 | 5010 | 371 | 11,2 | 260 | 41,5 | 2,54 |
| 30 | 36,5 | 300 | 140 | 6,5 | 10,2 | 46,5 | 7080 | 472 | 12,3 | 337 | 49,9 | 2,69 |
| 33 | 42,2 | 330 | 140 | 7 | 11,2 | 53,8 | 9840 | 597 | 13,5 | 419 | 59,9 | 2,79 |

Приложение 10

Сортамент прокатной стали. Швеллеры (выборка из ГОСТ 8240-72*) .

| № профиля | Линейная плотность, кг/м | Размеры, мм |  |  |  | Площадь сечения, см2 | Ось x-x |  |  | Ось y-y |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота швеллера | ширина полки | толщина стенки | ср. толщина полки |  | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | z0, см |
| 10 | 8,59 | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 10,9 | 174 | 34,8 | 3,99 | 20,4 | 6,46 | 1,37 | 1,44 |
| 12 | 10,4 | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 13,3 | 304 | 50,6 | 4,78 | 31,2 | 8,52 | 1,53 | 1,54 |
| 14 | 12,3 | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 15,6 | 491 | 70,2 | 5,6 | 45,4 | 11 | 1,7 | 1,67 |
| 16 | 14,2 | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 18,1 | 747 | 93,4 | 6,42 | 63,3 | 13,8 | 1,87 | 1,8 |
| 18 | 16,3 | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 20,7 | 1090 | 121 | 7,24 | 86 | 17 | 2,04 | 1,94 |
| 20 | 18,4 | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 23,4 | 1520 | 152 | 8,07 | 113 | 20,5 | 2,2 | 2,07 |
| 22 | 21 | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 26,7 | 2110 | 192 | 8,89 | 151 | 25,1 | 2,37 | 2,21 |
| 24 | 24 | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 30,6 | 2900 | 242 | 9,73 | 208 | 31,6 | 2,6 | 2,42 |
| 27 | 27,7 | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 35,2 | 4160 | 308 | 10,9 | 262 | 37,3 | 2,73 | 2,47 |
| 30 | 31,8 | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 40,5 | 5810 | 387 | 12 | 327 | 43,6 | 2,84 | 2,52 |

Приложение 11

Сортамент прокатной стали. Уголки равнополочные (выборка из ГОСТ 8509-72*) .

| Размеры уголка, мм |  | Площадь сечения, см2 | Линейная плотность, кг/м | Расстояние до центра тяжести, z0, см | Ось x-x |  | Радиусы инерции для двух уголков, при толщине фасонки, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ширина полки | толщина полки |  |  |  | Ix, см4 | ix, см | 10 | 12 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 5 | 4,8 | 3,77 | 1,42 | 11,2 | 1,53 | 2,45 | 2,53 | 2,61 |
| 56 | 5 | 5,41 | 4,25 | 1,57 | 16 | 1,72 | 2,69 | 2,77 | 2,85 |
| 63 | 5 | 6,13 | 4,81 | 1,74 | 23,1 | 1,93 | 2,96 | 3,04 | 3,12 |
|  | 6 | 7,28 | 5,72 | 1,78 | 27,1 | 1,94 | 2,99 | 3,06 | 3,14 |
| 70 | 5 | 6,86 | 5,38 | 1,9 | 31,9 | 2,16 | 3,23 | 3,3 | 3,28 |
|  | 6 | 8,15 | 6,39 | 1,94 | 37,6 | 2,15 | 3,25 | 3,33 | 3,4 |
| 75 | 5 | 7,39 | 5,8 | 2,02 | 39,5 | 2,31 | 3,42 | 3,49 | 3,57 |
|  | 6 | 8,78 | 6,89 | 2,06 | 46,6 | 2,3 | 3,44 | 3,52 | 3,6 |
| 80 | 6 | 9,38 | 7,36 | 2,19 | 57 | 2,47 | 3,65 | 3,72 | 3,8 |
|  | 7 | 10,8 | 8,51 | 2,23 | 65,3 | 2,45 | 3,67 | 3,75 | 3,82 |

продолжение  приложения 11

Сортамент прокатной стали. Уголки равнополочные (выборка из ГОСТ 8509) .

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 7 | 12,3 | 9,64 | 2,47 | 94,3 | 2,77 | 4,06 | 4,13 | 4,21 |
| 100 | 7 | 13,8 | 10,8 | 2,71 | 131 | 3,08 | 4,45 | 4,52 | 4,6 |
|  | 8 | 15,6 | 12,2 | 2,75 | 147 | 3,07 | 4,47 | 4,54 | 4,62 |
|  | 9 | 19,2 | 15,1 | 2,83 | 179 | 3,05 | 4,52 | 4,59 | 4,67 |
| 110 | 8 | 17,2 | 13,5 | 3 | 198 | 3,39 | 4,87 | 4,95 | 5,02 |
| 125 | 9 | 22 | 17,3 | 3,4 | 327 | 3,86 | 5,48 | 5,56 | 5,63 |
|  | 10 | 24,3 | 19,1 | 3,45 | 360 | 3,85 | 5,52 | 5,58 | 5,66 |
| 140 | 10 | 27,3 | 21,5 | 3,82 | 512 | 4,33 | 6,12 | 6,19 | 6,26 |
| 160 | 10 | 31,4 | 24,7 | 4,3 | 774 | 4,96 | 6,91 | 6,97 | 7,05 |
|  | 12 | 37,4 | 29,4 | 4,39 | 913 | 4,94 | 6,95 | 7,02 | 7,09 |
| 180 | 11 | 38,8 | 30,5 | 4,85 | 1216 | 5,6 | 7,74 | 7,81 | 7,83 |
|  | 12 | 42,2 | 33,1 | 4,89 | 1317 | 5,59 | 7,76 | 7,83 | 7,9 |
| 200 | 12 | 47,1 | 37 | 5,37 | 1823 | 6,22 | 8,55 | 8,62 | 8,69 |