ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Белгородский государственный технологический университет
им В. Г. Шухова

Кафедра материаловедения и технологии металлов

|  | Утверждено научно- методическим советом университета |
| --- | --- |

Технология конструкционных материалов

Методические указания к выполнению контрольных

работ для студентов заочной формы обучения с применением дистанционных технологий направления подготовки 151000.62 – Технологические машины и оборудование

Белгород

2011

УДК 621.9(075)

ББК 34.631я7

Т-23

Составитель:  Минасян А.Г., канд. техн. наук, доцент

Рецензент: Лебедев В.Л. канд. техн. наук, проф.

Технология конструкционных материалов: методические указания к выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения с применением дистанционных технологий направления подготовки 151000.62- Технологические машины и оборудование  – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2007. – 35 с.

Методические указания составлены в соответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины «Технология конструкционных материалов» и содержат программу дисциплины, требования к выполнению контрольной работы и варианты заданий.

Данное издание предназначено для студентов заочной  формы обучения с применением дистанционных технологий направления подготовки 151000.62 – Технологические машины и оборудование

УДК 621.9 (075)

ББК 34.631я7

Белгородский   государственный
 технологический университет
(БГТУ) им. В.Г. Шухова, 2006

1. Цель и задачи дисциплины

«Технология конструкционных материалов» представляет собой комплексную дисциплину, которая содержит основные сведения о методах получения (изготовления) заготовок и деталей в машиностроительном производства.

Цель дисциплины — дать будущим специалистам знания по выбору и применению необходимых технологических   процессов   и   оборудования,   обеспечивающих   высокое качество продукции, экономию материалов и высокую производительность труда.

Задачи изучения дисциплины - научить студентов анализу и синтезу последовательности и содержания всех этапов жизненного цикла изделий машиностроения, основам разработки этапов технологических процессов их изготовления.

Дисциплина занимает важное место в формировании технологической подготовки специалистов, ее глубокое изучение обеспечивает успешное вхождение в профессиональную деятельность дипломированных инженеров.

Перечень дисциплин с указанием разделов (тем), условия которых необходимы студентам для изучения данной дисциплины:

- Химия: неорганическая химия.

- Физика: механика, электричество и магнетизм, атомная физика.

- Материаловедение: кристаллическое строение металлов, кристаллизация металлов и строение металлического слитка, пластическая деформация и механические свойства, диаграмма состояния сплавов, железоуглеродистые сплавы, теория термической обработки, легированные стали и сплавы, цветные металлы и сплавы.

- Инженерная графика: проекционное черчение.

2. Программа дисциплины

Тема 1. Машина как объект производства. Содержание задачи курса. Понятие изделия (машины) и её служебного назначения. Технические параметры и параметры качества машины. Конструктивные элементы изделия (машины). Содержание и структура жизненного цикла изделия.

Тема 2. Структура машиностроительного производства. Место машиностроения в экономике страны. Понятие о производственной системе и производственном процессе. Машиностроительное предприятие и типы производства. Понятие о технологической системе и технологическом процессе. Структура технологического процесса изготовления изделия.

Тема 3. Производство конструкционных материалов. Производство чугуна: исходные материалы. Подготовка руд к плавке. Устройства и работа доменной печи. Продукты доменной плавки. Производство стали. Процессы, происходящие при плавке стали. Способы производство стали. Разливка стали. Перспективы развития сталеплавильного производства. Сущность и содержание технологических процессов получения цветных металлов и сплавов на основе меди и алюминия.

Тема 4. Термическая обработка металлов. Сущность термической обработки. Виды термической обработки.

Тема 5. Технология литейного производства. Сущность технологического процесса формообразования методами литья. Литейная форма и её элементы. Требования к материалу рабочей полости литейной формы. Технологический процесс получения отливки в песчаных формах. Сущность, последовательность операций. Технологические возможности, средства технологического оснащения и области применения наиболее распространённых специальных способов литья. Методы контроля и исправления дефектов отливок.

Тема 6. Технология получения заготовок пластическим деформированием. Сущность обработки металлов давлением (ОМД). Нагрев металлов при ОМД и типы нагревательных устройств. Прокатка: сущность, устройства и классификация прокатных станов. Волочение, прессование, свободная ковка, объемная и листовая штамповка их сущность, применяемое оборудование и инструменты.

Тема 7. Технология сварочного производства. Сущность сварки. Классификация способов сварки. Виды дуговой сварки. Понятие об электрической сварочной дуге. Источники сварочного тока. Ручная электродуговая сварка: сущность процесса, типы сварных швов и соединений, разделка кромок, параметры режима сварки, классификация электродов. Автоматическая и полуавтоматическая сварка под слоем флюса. Сварка в атмосфере защитных газов. Контактная электросварка. Понятие об электрошлаковой сварке. Газовая сварка. Новые способы сварки. Термическая резка металлов.

Тема 8. Теоретические и технологические основы обработки конструкционных материалов резанием. Сущность технологического процесса получения деталей из заготовок с помощью размерной обработки. Задачи, решаемые при обработке резанием. Физические явления при резании металлов. Элементы режима резания. Виды движений в обрабатывающих станках. Расчёт параметров движения формообразования для наиболее распространённых методов размерной обработки. Общие правила установки и закрепления заготовки и инструмента при размерной обработке. Части, элементы и геометрические параметры токарного резца. Конструкция и разновидности режущего инструмента. Инструментальные материалы. Классификация способов обработки резанием и металлорежущих станков. Технологические схемы, форма поучаемых поверхностей, параметры режимов обработки, состав средств технологического оснащения, показатели качества и области применения наиболее распространённых методов обработки резанием: точения, фрезерования, строгания, методов обработки отверстий, шлифования.

- Литература

  - Основная

1. Дольский А. М. Технология конструкционных материалов.-М.: Машиностроение, 2004. −552 с.

2. Прейс Г. А. Технология конструкционных материалов. -Киев. Вища школа, 1984. − 360 с.

3. Схиртладзе А.Г., Соломенцев Ю.М., Короткое И.А., Брызгав С.Г. Технологические процессы машиностроительного производства: Учебник для вузов. В 3-х тт. - М.: Учебная литература, 2001. Т. 1 − 302 с, т.2 − 339 с, т.З − 328 с.

4. Калашников А.Т. Обработка резанием, станки и инструмент: Лабораторный практикум /А.Т. Калашников, А.Г. Минасян. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г.Шухова, 2005. – 142 с.

  - Дополнительная

1. Болдырев А. М., Орлов А. С. Сварочные работы в строительстве. − М.: Издательство Ассоциации строительных высших учебных заведений, 1994. − 432 с.

2. Материаловедение и технология металлов: Учеб. для студентов машиностроит. Спец.вузов / Г. П. Фетисов, М. Г. Карпман, М. В. Матюнин и др.; Под общ. ред. Г. П. Фетисова − М.: Высш. шк., 2005. 862 с.

3. Схиртладзе А.Т. Новиков В.Ю. Технологическое оборудование машиностроительных производств: Учебное пособие для вузов./Под ред. Ю.М. Соломенцева. − М.: Высшая школа, 202. − 407 с.

4. Практические задания и методические указания по их выполнению

Задание №1

Разработайте эскизы отливки, модели и стержневого ящика по эскизу детали, изображенные на рис. 4 (рисунок выбрать по указанию преподавателя). Приведите эскиз сборной формы в разрезе. Ответы оформите в виде технологической карты (приложения 1).

Последовательность выполнения работы

1. Из задания вычертить эскиз детали.

2. Разработать эскиз отливки.

3. Разработать и начертить конструкцию модели.

4. Выполнить эскизы стержневого ящика и стержня.

5. Начертить литейную форму в сборе.

1. При выполнении эскиза детали. На эскизе детали указывают все заданные и недостающие размеры. Поверхности детали, которые подвергаются механической обработке, условно обозначают знаком шероховатости. Массу детали подсчитывают по формуле

,

где V – объем детали, см3, ρ – плотность металла детали, г/см3.

Для удобства расчета объема детали, ее разбивают на элементарные геометрические фигуры и определяют сумму этих объемов. Формулы определения объемов некоторых геометрических фигур приведены в приложении . На рис. 1, а приведен эскиз детали, изготовляемой из серого чугуна.

2. При разработке эскиза отливки. На эскизе отливки (рис.1, б) вычерчивают эскиз детали и на нем наносят следующие условные обозначения:

1. Указывают плоскость разъема модели и формы (РМФ) в виде линии, на которой стрелками и буквами указывают верх (В) и низ (Н) их по отношению к плоскости разъема. Выбирая плоскость разъема, следует учитывать:

а                                                       б

Рис. 1 Эскизы детали и отливки

а) обрабатываемые поверхности отливки лучше располагать в нижней части формы или вертикально, так как в верхней части отливки скапливаются дефекты – газовые раковины и шлаковые включения;

б) плоскость разъема должна обеспечить извлечение модели из формы без ее разрушения.

2. Припуски δ (рис. 1, б) на механическую обработку наносят на те поверхности, где стоит знак шероховатости – V (рис. 1, а). Обозначатся припуски тонкими линиями и более мелкой штриховкой. Величину припуска определяют по ГОСТу, причем на верхние поверхности дается больший припуск, чем на нижние. При выполнении этого задания величина припусков берется по табл. 1.

Таблица 1.

Припуски на обработку резанием отливки

| Габаритный размер, мм | Положение поверхности при заливке | Материал отливки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чугун | Сталь | Цветные сплавы |
| До 120 | Верх Низ, бок | 4 3 | 5 4 | 3 |
| 121-260 | Верх Низ, бок | 4,5 3,5 | 6 5 | 5 |
| 261-500 | Верх Низ, бок | 5 4 | 7 5 | 6 |

3. Стержень, который формирует внутреннюю полость отливки, обозначают короткой перекрестной штриховкой по контуру и обязательно указывают стержневые знаки (рис. 1, б). Величина стержневых знаков определена ГОСТом в зависимости от длины стержня. При длине стержня до 50 мм длина знака должна быть 15-30 мм; при длине стержня 50-300 мм - 25-100 мм и т.д.

3. При разработке эскиза модели сначала  вычерчивают наружный контур отливки со стержневыми знаками (рис. 2, а), а затем руководствуются следующими принципами:

- Модель изготовляют разъемной, что позволяет извлечь ее из формы без разрушения последней. Однако модели отливок несложной формы могут быть неразъемными.

- Все размеры модели по сравнению с размерами отливки увеличивают на величину линейной усадки сплава, из которого получают отливку. Для углеродистой стали линейная усадка составляет – 1,8–2,2%, для серого чугуна – 0,8–1,2%, медных сплавов – 1,25–1,5%, алюминиевых    сплавов – 1,0–1,5%.

- Вертикальные стенки модели, перпендикулярные плоскости разъема формы, делаются с уклоном от 0,5 до 3° в направлении извлечения из формы. Это позволяет извлекать модели из формы без ее разрушения.

- В местах пересечения поверхностей на модели выполняется закругление и галтели. Галтели облегчают извлечение модели из формы, предотвращают появление трещин и усадочных раковин в отливке.

а                                            б                                          в

Рис. 2. Эскизы модели, стержневого ящика и стержня

4. При конструирование стержневого ящика надо учитывать:

1. В зависимости от формы и размера отверстия, стержневой ящик может состоять из нескольких элементов. На рис. 2, б стержневой ящик состоит из двух половин – верхней и нижней. Верхняя часть ящика выполнена в виде кольца, которое одевается после уплотнения широкой нижней части стержня;

2. При конструировании ящика следует обращать внимание на удобство набивки его стержневой смесью и извлечения стержня.

Эскиз готового стержня (в разрезе) приведен на рис. 2, в. Для увеличения прочности, в стержень можно установить проволочные каркасы, а с целью увеличения ее газопроницаемости   в центре делается газоотводящий канал.

5. Собранная форма, готовая к заливке показана на рис. 3, а (в разрезе). Обратите внимание на условные обозначения элементов формы. Каналы литниковой системы и полость формы не штрихуются.

Рис. 3. Литейная форма в сборе:

1 – плоскость разъема формы; 2 – стержень; 3 – выпор; 4 – литниковая чаща; 5 – стояк; 6 – шлакоуловитель; 7 – питатель; 8 – опока; 9 – формовочная смесь.

При расчете опоки учитываются следующие допустимые расстояния при массе отливки 5-100 кг:

1) от верха и низа модели до верха и низа опоки – 40-90 мм;

2) от модели до стенок опоки – 30-50 мм.

3) от кромки стояка до стенки опока – 30-60 мм;

4) между кромками шлакоуловителя до кромки модели – 30-50 мм.

| Рис. 4.1. Рис. 4.3. Рис. 4.5. Рис. 4.7. | Рис. 4.2. Рис. 4.4. Рис. 4.6. Рис. 4.8. |
| --- | --- |

| Рис. 4.9. Рис. 4.11. Рис. 4.13. Рис. 4.15. Рис. 4.17. Рис. 4.19. Рис. 4.21. Рис. 4.23. | Рис. 4.10. Рис. 4.12. Рис. 4.14. Рис. 4.16. Рис. 4.18. Рис. 4.20. Рис. 4.22. Рис. 4.24. |
| --- | --- |

Задание №2

Произведите расчет параметров ручной электродуговой сварки стыкового соединения двух пластин. Исходные данные для расчета выбрать по своему варианту из табл. 2.

Последовательность выполнения работы

- В соответствии со своим вариантом по таблице 2 выбирают исходные данные и заносят в следующую таблицу:

| № варианта | Толщина образца S, мм | Условное обозначение сварного шва | Марка стали | Временное сопротивление разрыву σв, МПа | Длина шва L, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Затем, в зависимости от толщины свариваемых деталей и условного обозначения шва, по таблице выбирают форму поперечного сечения стыкового шва и его эскиз приводят в отчете. Размеры на эскизе проставляют по своему варианту. Все это оформляется под заголовком «Исходные данные».

- Найти диаметр электродов для первого и при необходимости последующих проходов шва.

- Определить число проходов шва и общую площадь поперечного сечения шва.

- Вычислить величину сварочного тока

- Найти длину дуги и падение напряжения на дуге.

- Определить источник питания электрической дуги (табл. 5), и занести в отчет его технические характеристики.

- Рассчитать массу наплавленного металла, расход электродов, выбрать тип и марку электрода (табл. 4).

- Определить техническое (основное) и полное время сварки.

- Вычислить скорость сварки.

- Определить производительность процесса сварки и расход электроэнергии на сварку по заданию.

- Результаты расчетов заносят в таблицу

1. Диаметр электрода выбирается в зависимости от толщины свариваемого изделия. Как правило, металл толщиной от 4 до 8 мм проваривается однослойным (однопроходным) швом. Рекомендуются следующие соотношения между толщиной изделия и диаметром электрода:

| Толщина свариваемого изделия s, мм | 1-2 | 3 | 4-8 | 5-10 | Свыше 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр электрода dэ, мм | 1,5-2,0 | 3 | 4 | 4,0-6,0 | 4 - 8 |

При сварке толстостенных материалов, где толщина металла 10 – 12 мм и более, сварку осуществляют многослойными швами. При этом сварку всех проходов, кроме первого, стремятся выполнять на одних и тех же режимах. Первый проход выполняется электродами диаметром 3 – 4 мм, так как применение электродов большого диаметра не позволяет в необходимой степени проникнуть в глубину разделки для провара корня шва.

2. Общее число проходов при многослойной сварке можно определить по формуле

,                                                    (1)

где F1, Fn, Fш – площади поперечных сечений сварного шва первого, каждого последующего и общая соответственно, мм2.

Для нахождения площади поперечного сечения общего сварного шва Fш, его разбивают на элементарные геометрические фигуры и определяют сумму этих площадей. Например, площадь поперечного сечения стыковочного шва с V-образной разделкой (рис. 5) определяется как сумма площадей геометрических фигур

Fш = S1+S2+2S3,                                             (2)

где S1 – площадь сегмента, которую упрощенно можно считать по формуле

S1 = 0,75·e·q                                                    (3)

S2 – площадь прямоугольника

S2 = s·b.                                                        (4)

S3 – площадь прямоугольного треугольника, ее определяют

S3 = hх/2

где х = h·tgα, тогда

S3 = h2·tgα/2                                                     (5)

но рассматриваемая нами площадь V-образного шва состоит из двух прямоугольных треугольников, поэтому

2S3 = h2·tgα.

Подставляя значение элементарных площадей в формулу (1), получим

Fш =0,75·e·q+ s·b+ h2·tgα.                                       (6)

По указанной методике могут быть рассчитаны площади сечения любого шва. В табл. 6 приведены формулы определения площадей некоторых простейших геометрических фигур.

Рис. 5. Геометрические элементы площади сечения стыкового шва

Площадь поперечного сечения первого прохода шва может быть определена по формуле

,

при этом F1 не должно превышать 30−35 мм2.

Площадь сечения каждого последующего проходов шва находят по формуле

.

3. Величина сварочного тока зависит от толщины свариваемого металла, типа соединения, скорости сварки, положения шва в пространстве, вида покрытия электрода и т.д. Практически величина сварочного тока Iсв определяется в соответствии с выбранным диаметром электрода по эмпирической формуле

Iсв = K·dэ,

где K – опытный коэффициент, значение которого равно 40 – 60, А/мм.

Величина коэффициента К зависит от диаметра электрода и рекомендуется следующее соотношение между ними:

| dэ, мм | 1–2 | 3–4 | 5–6 |
| --- | --- | --- | --- |
| K, А/мм | 25–30 | 30–45 | 45–60 |

Если толщина металла менее 1,5dэ при сварке в нижнем положении, то Iсв уменьшают на 10–15% по сравнению с расчетным. Если толщина металла более 3dэ, то Iсв увеличивают на 10–15% по сравнению с расчетным.

Если сварной шов многопроходный, то расчет параметров сварки осуществляется для первого и последующих проходов отдельно. Например, сила сварочного тока при многопроходной сварке определяется следующим образом:

для первого прохода,

Iсв.1 = K·dэ.1;

для последующих проходов,

Iсв.п = K·dэ.п.

где Iсв.1,·dэ.1 и Iсв.п,·dэ.п. – сила сварочного тока и диаметр электрода для первого и каждого последующих проходов, соответственно.

4. Длина дуги оказывает существенное влияние на качество шва; чем короче дуга, тем выше качество наплавленного металла. Длину дуги, мм,  определяют по формуле

lд = 0,5(dэ+2).

Падение напряжения на дуге зависит только от длины дуги и определяется по формуле

UД = Uа.к.+Ul·..l,

где Uа.к – сумма падения напряжения в прикатодной и прианодной области (Uа.к =10…18В); U1 – падение напряжения на 1 мм длины столба дуги (Ul = 2,0…2,5 В/мм)  – длина столба дуги, мм.

5. Определить источник питания электрической дуги. Для дуговой сварки применяют как переменный, так и постоянный ток. Источниками постоянного тока являются сварочные генераторы постоянного тока: сварочный агрегат (передвижной), сварочный преобразователь (стационарный) и сварочные выпрямители.

Для сварки переменным током применяют сварочные трансформаторы. Они имеют ряд технико-экономических преимуществ по сравнению с источниками постоянного тока.

Сварочные трансформаторы применяют значительно чаще. Они более просты в изготовлении в эксплуатации, имеют небольшую массу и стоимость, а также обладают более высоким КПД и более долговечны. Однако при питании  переменным током дуга горит неустойчиво, так как 100 раз в секунду напряжение и ток дуги проходят через нулевое значение, что приводит к временной деионизации дугового промежутка

Постоянный ток предпочтителен в технологическом отношении. При его применении повышается устойчивость горения дуги, улучшаются условия сварки в различных пространственных положениях, появляется возможность вести сварку на прямой и обратной полярности и т.д.. Однако, применение источников постоянного тока связана с большим расходом электроэнергии, что обусловлено сравнительно низким КПД по отношению к источникам переменного тока.

Сопоставление преимуществ и недостатков источников тока дает возможность правильно выбрать тип источника.

Тип источника питания выбирают в зависимости от расчетного напряжения, силы сварочного тока, и требований предъявляемых к металлу сварных швов.

Полученные по расчету падение  напряжения и сила  сварочного тока должны максимально приближаться к номинальным значениям  паспортных данных выбранного типа источника тока. Каждый источник питания рассчитывают на определенную нагрузку, при которой он работает не перегреваясь выше допустимых норм. Ток и напряжение источника, при которых он работает в данном режиме не перегреваясь, называется номинальным.

Когда к металлу сварных швов предъявляются повышенные требования, то рекомендуется выбирать источник постоянного тока. При выполнении данной работы можно считать, что высокие требования к металлу шва предъявляются к сталям, имеющим временное сопротивление при растяжении  σв ≥ 450 МПа.

6. Масса наплавленного металла Gн, г, определяется по формуле

Gн= L·Fш·,

где L – длина  шва;  см;  Fш – площадь  поперечного сечения  шва,  см2;      – плотность наплавленного металла, г/см3 (для стали ρ = 7,8 г/см3).

Масса электродного металла, наплавленная на заготовку, меньше чем масса расплавленного металла электрода. Поэтому расход электродов Gэ подчитывается с учетом потер от массы стержня электрода на огарки, угар, разбрызгивание и шлакообразование. В среднем, коэффициент потерь ψ для качественных электродов равен 0,33–0,60, для стабилизирующих – 0,17–0,31. При выполнении данного задания используются качественные электроды. Расход электродов определяется по формуле

Gэ = Gн(1 + ψ).

7. Основное время горения дуги, ч,  можно определить по формуле

,

где Gн – масса наплавленного металла, г;  –   коэффициент  наплавки. У электродов для сварки конструкции из углеродистых и низколегированных сталей  изменяется в пределах от 8 до 14 г/А·ч (см.прил. табл. 2).

Полное время, ч,  определяется по следующей формуле

,

где K – коэффициент загрузки сварщика, равный 0,4–0,8 в зависимости от вида производства и характеристики выполняемых работ.

8. Скорость сварки, м/ч,  можно определить по формуле

,

где L – длина шва, мм.

9. Производительность процесса сварки, г/ч, зависит от сварочного тока и коэффициента наплавки  применяемого электрода.

.

Расход электроэнергии W, кВт·ч, на производство сварочных работ можно определить по формуле

,

где η – КПД источника питания дуги при нагрузках, близких к номинальным; Рх – мощность, потребляемая источником сварочного тока, при холостом ходе (для сварочного трансформатора Рх = 0,2–0,4  кВт, для сварочного агрегата Рх = 2–3  кВт).

Расход электроэнергии составляет в среднем на 1 кг наплавленного металла на переменном токе 3,5–4,5 кВт·ч, на постоянном токе 7–8 кВт·ч.

10. Результаты расчетов заносят в следующую таблицу

| Параметры режима сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядок проходов | dэ, мм | Iсв, А | lд, мм | UД, В | Gн, г | Gэ, г | Tо, ч | Tп, ч | Vсв, м/ч | Псв, г/ч | W кВт/ч |
| Первый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Последующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник сварочного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип и марка электрода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь поперечного сечения шва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Варианты заданий по выполнению контрольной работы

| № варианта | Толщина образца S, мм | Условное обозначение сварного шва | Марка стали | Временное сопротивление разрыву σв, МПа | Длина шва L, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | С23 | 30 | 500 | 2500 |
|  | 44 | С26 | Ст.2кп | 380 | 1000 |
|  | 5 | С7 | Ст.4кп | 460 | 1000 |
|  | 30 | С15 | 16ГС | 460 | 1500 |
|  | 45 | С26 | Ст.3 | 420 | 1800 |
|  | 28 | С25 | 15ГС | 480 | 2000 |
|  | 26 | С25 | 15ХС | 600 | 1300 |
|  | 22 | С17 | 10Г2С | 480 | 1200 |
|  | 40 | С15 | Ст.3 | 420 | 800 |
|  | 35 | С25 | Ст.3 | 380 | 1400 |
|  | 16 | С17 | 15ГС | 480 | 1200 |
|  | 25 | С25 | Ст.5 | 500 | 1100 |
|  | 32 | С25 | 15ХСН | 600 | 1300 |
|  | 18 | С17 | Ст.4кп | 480 | 1800 |
|  | 42 | С26 | 16ГС | 460 | 600 |
|  | 8 | С8 | 15кп | 360 | 1900 |
|  | 30 | С13 | 20 | 420 | 2500 |
|  | 20 | С17 | 25 | 460 | 2100 |
|  | 14 | С15 | 15Г | 420 | 1700 |
|  | 36 | С23 | 20Г | 460 | 1300 |
|  | 4 | С2 | Ст.4 | 460 | 500 |
|  | 28 | С25 | 15ХМ | 450 | 800 |
|  | 10 | С15 | 10 | 350 | 1000 |
|  | 12 | С15 | 20ХГСА | 480 | 880 |
|  | 34 | С25 | 25Г | 500 | 1250 |

Таблица 3

Конструктивные элементы подготовки кромок и выполненных швов при ручной дуговой сварке

| Условное обозначение | Конструктивные элементы | Параметры поперечного сечения шва, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | b | e | q | α | R | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| С2 |  | 4 | 2 | 8 | 2 | - | - | - |
| C7 |  | 5 | 3 | 10 | 3 | - | - | - |
| С8 |  | 8 | 3 | 14 | 2 | 45° | - | 2 |
| С13 |  | 30 | 3 | 22 | 2 | 20° | 8 | 3 |

.

Окончание табл. 3

| 1 | 2 | S | b | e | q | α | R | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С15 |  | 10 | 2 | 10 | 2 | 45° | - | 2 |
|  |  | 12 | 3 | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 2 | 14 |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 3 | 22 | 3 |  |  |  |
|  |  | 40 | 3 | 26 |  |  |  |  |
| С17 |  | 16 | 2 | 22 | 2 | 25° | - | 2 |
|  |  | 18 | 3 | 26 |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 2 | 28 | 3 |  |  |  |
|  |  | 22 | 3 | 32 | 2 |  |  |  |
| С25 |  | 25 | 3 | 20 | 2 | 25 | - | 2 |
|  |  | 26 | 2 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 28 | 3 | 22 |  |  |  |  |
|  |  | 32 | 2 | 23 | 3 |  |  |  |
|  |  | 34 | 3 | 24 |  |  |  |  |
|  |  | 35 | 3 | 24 |  |  |  |  |
| С23 |  | 36 | 2 | 30 | 2 | 12° | 9 | 2 |
|  |  | 38 | 3 | 32 | 3 |  |  | 3 |
|  |  | 40 | 3 | 35 |  |  |  |  |
| С26 |  | 42 | 2 | 26 | 2 | 12° | 9 | 2 |
|  |  | 44 | 3 | 28 | 3 |  |  |  |
|  |  | 45 | 3 | 30 | 2 |  |  | 3 |

Таблица 4

Характеристика электродов для сварки углеродистых

и легированных сталей

| Тип электрода | Марка электрода | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относительное удлинение, % | Коэффициент наплавки г/(А г) | Род тока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э42 | ВСП-1 ОММ-5 СМ-5 ЦМ-7 АНО-1 ВСЦ-2 | 470 480 460 480 460 470 | 25 22 25 22 28 28 | 10,1 7,2 7,2 10,6 15,0 10,5 | Постоянный и переменный Постоянный Постоянный и переменный То же » Постоянный любой полярности |
| Э42А | УОНИ-13/45 УП-1/45 УП-2/45 ОЗС-2 | 460 480 460 460 | 26 28 26 24 | 8,5 10,0 10,0 8,5 | Постоянный обратной полярности Постоянный обратной полярности и переменный |
| Э46 | АНО-3 ОЗС-6 РБУ-4 ЗРС-2 РБУ-5 | 480 480 490 480 475 | 25 24 26 23 21 | 8,5 10,5 7,8 10,5 9,0 | Постоянный и переменный То же Постоянный обратной полярности и переменный Постоянный и переменный То же |
| Э46А | Э-138/45Н | 470 | 22 | 8,5 | Постоянный обратной полярности |
| Э50 | ВСН-3 УОНИ-13/55 УП-2/55 К-5А | 510 520 540 520 | 21 24 25 24 | 13-9,5 9,0 10 9,0 | То же » Постоянный обратной полярности и переменный То же |
| Э50А | АН-Х7 | 525 | 24 | 9,8 | Постоянный обратной полярности |
| Э55 | УОНИ-13/55 | 570 | 22 | 9,5 | То же |
| Э60 | УОНИ-13/65 | 620 | 21 | 9,8 | » |

Таблица 5

Источники питания сварочной дуги

| Тип источника | Напряжение питающей сети, В | Номинальный сварочный ток, А | Пределы регулирования сварочного тока, А | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сварочные трансформаторы |  |  |  |  |
| ТС-120 | 380; 220 | 120 | 50-160 | 80 |
| ТС-300 |  | 300 | 110-385 | 84 |
| ТС-500 |  | 500 | 165-650 | 85 |
| Сварочные преобразователи |  |  |  |  |
| ПСО-120 | 380; 220 | 120 | 80-120 | 46 |
| ПСО-500 |  | 500 | 120-600 | 54 |
| ПСО-800 |  | 800 | 200-800 | 59 |
| Сварочные выпрямители |  |  |  |  |
| ВКС-120 | 380; 220 | 120 | 15-130 | 58 |
| ВКС-300 |  | 300 | 30-330 | 68 |
| ВКС-500 |  | 500 | 65-550 | 75 |

Таблица 6

| № | Геометрические фигуры | Наименование | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Треугольник |  |
| 2. |  | Прямоугольник |  |
| 3. |  | Трапеция |  |
| 4. |  | Круг |  |
| 5. |  | Сегмент |  |

Задание №3

Произведите расчет оптимальных параметров режима резания и определение основное технологическое время при продольном точении гладкого цилиндрического вала на токарно-венторезном станке 16К20. Основные технические характеристики станка приведены в табл. 7. Исходные данные для расчета выбрать по своему варианту из табл. 8.

Расчет заключается в определении параметров режима V, S, t и основного технологического времени tо. Для этого в соответствии со своим вариантом по таблице 7 выбирают исходные данные и заносят в следующую таблицу.

| Диаметр, мм |  | Длина обточки, мм | Шерохова-тость. Ra, мкм | Материал обрабатыва- емой детали | Предел прочности σ, МПа | Твердость. НВ | Способ крепления заготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заготовки | Детали |  |  |  |  |  |  |

С учетом исходных данных разрабатывают схему обработки. Схема обработки, это условное изображения заготовки, ее закрепления на станке с указанием направление движение резания и положения режущего инструмента (рис. 6).

Рис. 6. Схема обработки при точении

Последовательность выполнения расчета

1. Выбирают резец и его характеристики.

2. Назначают глубину резания (t, мм).

3. Выбирают допускаемую подачу (S, мм/об).

4. Определяют скорость резания (V, м/мин) и частоту ее вращения (n, мин-1) заготовки.

5. Проверяют выбранные режимы резания.

6. Определяют основное технологическое время (t0, мин).

1. Выбор резца производится с учетом вида обработки и материала обрабатываемой заготовки. При продольном точении следует брать резец проходной (прямой или отогнутый), правый.

При выборе материала режущей части необходимо руководствоваться рекомендациями по применению инструментальных материалов. Так, при продольном точении стальных деталей следует применять твердые сплавы: при черновой обработке – Т5К10, а при получистовой и чистовой обработке – Т15К6 или Т14К8. При обработке чугунных деталей применяют также твердые сплавы: при черновой обработке – ВК8, а при получистовой и чистовой обработке – ВК4, ВК6. В отдельных случаях применяют резцы из быстрорежущей стали Р6М5, Р9К5 и других марок.

2. Глубина резания. При черновом точении (Ra 20) глубина резания принимается равной припуску на обработку, т.е.

мм,

где D – диаметр заготовки;  d – диаметр детали.

При получистовом точении (Ra10–5) глубина резания t = 0,5–2,0 мм, а при чистовом (Ra 2,5–5)  t = 0,1–0,5 мм.

Если припуск больше указанных значений t, то назначают два или более проходов.

3. Подача. При черновом точении величина допускаемой подачи ограничивается мощностью привода станка, жесткостью системы     станок – инструмент – деталь и другими факторами. Рекомендуемые подачи даны в табл. 9.

Подачи при чистовом и получистовом точении выбирают в зависимости от заданной шероховатости обработки (Ra) и радиуса закругления вершины резца r  (cм. табл. 10).

Выбранную подачу корректируют по паспортным данным станка.

4. Скорость резания. Величину допускаемой скорости резания определяют по эмпирической формуле

(м/мин),

где CV – постоянная величина, зависящая от свойств обрабатываемого материала и режущих свойств инструмента; Т – период стойкости инструмента (рекомендуемое значение Т = 30–60 мин); t и S – глубина резания и подача; KV – поправочный коэффициент.

Значения CV и показателей степени m, XV, YV приведены в табл. …. Поправочный коэффициент KV является произведением ряда коэффициентов, учитывающих конкретные условия обработки: марку обрабатываемого материала KMV, материал режущей части резца KUV и другие условия.

По найденной скорости резания определяют расчетную частоту ее вращения по формуле

(мин-1 ),

где D – диаметр заготовки, мм.

Расчетная частота вращения корректируется в соответствии с рядом стандартных частей станка и принимается ближайшее меньшее в сравнении с расчетным значение частоты nст.

Определяют действительную скорость Vd, м/мин, резания:

.

5. Проверяют выбранный режим резания по мощности, допустимой приводом станка, т.е. по выполнению условия

,

где Nl – эффективная мощность резания, кВт,

,

а Nшп = Nдв∙η – мощность на шпинделе станка, равная мощности приводного электродвигателя (Nдв), умноженная на КПД привода станка, равного 0,7–0,8; PZ – сила резания, Н, которую, при выполнения задания определяют только для самого нагруженного прохода, где наибольшая подача и глубина резания. Сила резания определяется по эмпирической формуле.

,

Поправочный коэффициент

,

где  Кмр и Кφр – поправочные коэффициенты на обрабатываемый материал и на главный угол в плане резца, значение которых приведены в табл. 12 и 13.

Значения CР и показателей степени XР, YР, ZР приведены в табл. 14.

6. Определяют основное технологическое время, т.е. время непосредственного резания (без учета вспомогательного времени при обработке детали).

При токарной обработке основное время определяется по формуле

,

где lр.х = l + l1 + l2 – длина рабочего хода резца (см. рис. 6);  l – длина обработки; l1 и l2 – соответственно величины  врезания и  перебега резца: l1 = t ctgφ (см. рис. 6); l2 ≈ 2–3 мм. Практически принимают l1 + l2 = 3–4 мм; i – число проходов (если припуск h > t); n и S – частота вращения заготовки и величина подачи соответственно.

Таблица 7.

Основные технические характеристики токарно-винторезного станка 16К20

| № | Параметры |
| --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм: над станиной – 400; над суппортом – 200. Наибольший диаметр прутка, проходящего через отверстие шпинделя, мм – 52. Частота вращения шпинделя, об/мин – 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600. Продольная подача суппорта, мм/об – 0,05; 0,06; 0,075; 0,09; 0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 1,6; 2,0; 2,4; 2,8. Мощность электродвигателя главного привода, кВт – 10. |

| Таблица 8 Исходные данные по расчету режимов резания при точении | Способ крепления заготовки |  | Патрон и центр В центрах В центрах Патрон и центр В центрах » » Патрон и центр » » » » » » В центрах Патрон и центр В центрах Патрон и центр » » В центрах Патрон и центр » » В центрах » Патрон » » Патрон и центр |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Твердость. НВ |  | – – – 197 163 – – 207 163 – – – – 187 163 – – 207 163 – – – – – – |
|  | Предел прочности σ, МПа |  | 600 600 700 – – 700 700 – – 550 700 700 700 – – 500 550 – – 700 550 700 550 550 600 |
|  | Материал и марка обрабатываемой детали |  | Сталь 45 Сталь 2Х13 Сталь ШХ15 Чугун СЧ15 Чугун КЧ37 – 12 Сталь 40Х Сталь 65Г Чугун СЧ24 Чугун КЧ33 – 8 Сталь 2 0Х Сталь 18ХГТ Сталь 4 ХН Сталь 65Г Чугун СЧ24 Чугун КЧ35 – 10 Сталь 1Х13 Сталь 1Х18Н9Т Чугун СЧ24 Чугун СЧ15 Сталь 40Х Сталь 20Х Сталь 40ХН Сталь 30Г Сталь Х18Н12М2Т Сталь 45 |
|  | Шерохова-тость. Ra, мкм |  | 20 5 5 10 5 2,5 5 20 10 2,5 20 20 20 10 20 5 20 10 5 2,5 40 5 2,5 5 20 |
|  | Длина обточки, мм |  | 500 300 270 500 400 450 600 600 650 200 500 400 450 900 525 425 250 585 600 450 300 250 400 250 400 |
|  | Диаметр, мм | Детали | 55 72 62 96 81 69 36 114 111 79 163 76 62 116 142 86 42 96 40 84 94 97 89 117 58 |
|  |  | Заготов-ки | 60 75 65 100 85 70 40 120 115 80 170 80 70 120 150 90 50 100 43 85 100 100 90 120 64 |
|  | № вариан-та |  | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |

Таблица 9

Подачи при черновом точении

| Диаметр детали, мм | Размер державки резца, мм | Обрабатываемый материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сталь конструкционная углеродистая, легированная и жаропрочная |  |  |  |  |  | Чугун и медные сплавы |  |  |  |  |
|  |  | Подача S, мм/об, при глубине резания t, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | До 3 | 3–5 | 5–8 | 8–12 | Св.12 | До 3 |  | 3–5 | 5–8 | 8–12 | Св.12 |
| До 20 20–40 40–60 60–100 100–400 | От 16х25 до 25х25 От 16х25 до 25х25 От 16х25 до 25х40 От 16х25 до 25х40 От 16х25 до 25х40 | 0,3-0,4 0,4-0,5 0,5-0,9 0,6-1,2 0,8-1,3 | 0,3-0,4 0,4-0,8 0,5-1,1 0,7-1,2 |  | 0,4-0,8 0,5-0,9 | – | 0,4-0,5 0,6-0,8 0,8-1,4 1,0-1,5 |  | 0,5-0,8 0,7-1,2 0,9-1,4 | 0,4-0,7 0,6-1,0 0,8-1,1 | 0,5-0,9 0,6-0,9 | – |
|  |  |  |  | 0,3-0,7 0,5-0,9 0,6-1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Радиус при вершине резца принять r = 0,5 мм.

Таблица 10

Подачи при чистовом точении

| Шерохова-тость Ra, мкм | Обрабатываемый материал | Радиус при вершине резца, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 |  | 1,0 |  | 2,0 |
|  |  | Подача S, мм/об |  |  |  |  |
| 10 | Сталь углеродистая и легированная Чугун, бронза и алюминиевые сплавы | 0,30–0,50 0,25–0,40 | 0,45–0,60 0,40–0,50 |  | 0,55–0,70 0,50–0,60 |  |
| 5 | Сталь углеродистая и легированная Чугун, бронза и алюминиевые сплавы | 0,18–0,25 0,15–0,25 | 0,25–0,30 0,25–0,40 |  | 0,30–0,40 0,40–0,60 |  |
| 2,5 | Сталь углеродистая и легированная Чугун, бронза и алюминиевые сплавы | 0,10–0,11 0,10–0,15 | 0,11–0,16 0,15–0,20 |  | 0,15–0,25 0,20–0,35 |  |

Примечание. Радиус при вершине резца принять: при Ra10 r = 1,0 мм, а при Ra5 и Ra2,5  r = 2,0 мм.

Таблица 11.

Значения коэффициентов и показателей

степеней в формуле скорости резания

| Вид обработки | Материал режущей части резца | Характеристика подачи | Коэффициент и показатели степени |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CV | XV | YV | m |
| Обработка стали конструкционной углеродистой σв = 750 мПа |  |  |  |  |  |  |
| Наружное продольное точение проходными резцами | Т15К6 | S до 0,30 S св.0,30 до 0,70 S св.0,70 | 420 350 340 | 0,15 | 0,20 0,35 0,45 | 0,20 |
|  | Р6М5 | S до 0,25 S св.0,25 | 87,5 56 | 0,25 | 0,33 0,66 | 0,125 |
| Обработка серого чугуна НВ 190 |  |  |  |  |  |  |
| Наружное продольное точение проходными резцами | ВК6 | S до 0,40 S св.0,40 | 292 | 0,15 | 0,20 0,40 | 0,20 |

Примечание. Значение поправочного коэффициента принять KV = KµV: а) для сталей KµV = ; б) для чугунов KµV = .

Значение периода стойкости резца принять T = 60 мин.

Таблица 12.

| Сталь |  | Чугун |  |
| --- | --- | --- | --- |
| σв, МПа | Кмр | НВ, МПа | Кмр |
| 400-500 510-600 610-700 710-800 810-900 | 0,76 0,82 0,89 1,00 1,10 | 1400-1600 1610-1800 1810-2000 2100-2200 2210-2400 | 0,88 0,94 1,00 1,06 1,12 |

Таблица 13.

| Гл. угол в плане φ, град |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | сталь | чугун |
| 45 60 90 | 1,00 0,98 1,08 | 1,00 0,96 0,92 |

Таблица 14.

| Обрабатываемый материал | Материал режущей части | СР | ХР | YР | ZР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь | Твердый сплав Быстрорежущая сталь | 300 200 | 1 1 | 0,75 0,75 | -0,15 0 |
| Чугун | Твердый сплав Быстрорежущая сталь | 92 158 | 1 1 | 0,75 1,00 | 0 0 |

Приложение 1.

| Пример оформления упрощенной технологической карты получения отливки |  |
| --- | --- |
| Упрощенная технологическая карта получения отливки «корпус» Материал: СЧ 20; масса: 14 кг |  |
| № | Эскиз отливки ее краткая характеристика |
| 1 | 2 |
| 1 | Отливка детали «корпус» Материал отливки – СЧ 20. Механические свойства: σв = 200 МПа, НВ - 140-229. Отливка изготавливается в двух опоках. Линейная усадка сплава – 1% |

Продолжение прил. 1

| 1 | 3 |
| --- | --- |
| 2 | Модель отливки «корпус» Модель отливки разъемная по плоскости, обозначенной буквами «РМ». Материал модели – дерево. В размерах модели учтена усадка сплава – 1% |
| 3 | а б Стержневой ящик (а) и стержень (б) отливки «корпус» Стержневой ящик состоит из двух частей: Нижняя часть – корпус и верхняя часть – кольцо. В размерах ящика учтена усадка сплава – 1%. Материал ящика – алюминий. Стержень изготавливается из стержневой смеси. Каркас стержня – проволока диаметром 5 мм. |

Продолжение прил. 1

| 4 | Литейная форма изготавливается песчано-глинистой смеси. - полость литейной формы. - Стержень. - Выпор - Литниковая чаша - Стояк - Шлакоуловитель - Питатель - Нижняя полуформа - Уплотненная формовочная смесь - Верхняя полуформа |
| --- | --- |

Приложение 2.

| Номер эскиза | Многогранник | Расчетные формулы |
| --- | --- | --- |
| - | Куб | ; где a – ребро куба |
| 1 | Призма прямая трехгранная |  |
| 2 | Призма прямая четырехгранная |  |
| 3 | Призма прямая шестигранная |  |
| 4 | Призма наклонная | ;, где B – площадь основания; QC – площадь перпендикулярного сечения |
| 5 | Параллелепипед |  |
| 6 | Пирамида правильная с квадратом в основании | ; |
| 7 | Пирамида правильная с правильным n-угольником в основании | ; B – площадь основания |
| 8 | Пирамида правильная усеченная | ;где B1 и B2 – площадь оснований; |
| - | Пирамида любая | , где B – площадь основания. |

Продолжение прил. 2

| Номер эскиза | Тело | Расчетные формулы |
| --- | --- | --- |
| - | Цилиндр круглый |  |
| 1 | Цилиндр круглый прямой усеченный | ; |
| 2 | Цилиндрическая труба |  |
| 3 | Конус круглый прямой |  |
| 4 | Конус круглый прямой усеченный | ;; |
| - | Шар |  |
| 5 | Шаровой сектор |  |
| 6 | Шаровой сегмент | ; |
| 7 | Шаровой слой | ; |
| 8 | Тор |  |

Оглавление

| 1. Цель и задачи дисциплины……………………………................... 2. Программа дисциплины…………………………………………… 3. Литература …………………………………………………………. 4. Практические задания и методические указания по их выполнению…………………………………………………………… Приложение…………………………………………………………… | 3 3 5 6 33 |
| --- | --- |

Учебное издание

Технология конструкционных материалов

Методические указания к выполнению контрольных

работ для студентов заочной формы обучения с применением дистанционных технологий направления подготовки 151000.62 – Технологические машины и оборудование

Редактор В. И. Пустовая

Подписано в печать 27.02.07. Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 2,5 Уч.-изд.л 1,0.

Тираж       экз. Заказ        Цена

Отпечатано в Белгородском государственном технологическом университете

им. В.Г. Шухова.

308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46.