Контрольная работа ТХ – 1

Определить температуру вторичного воздуха и тепловой коэффициент полезного действия клинкерного охладителя

| № | Состав топлива, % |  |  |  |  |  | Qнр, кДж/ кг | α | [хт], кгут/т | Tемпература клинкера,оС |  | Температура воздуха,оС |  | Объем воздуха на охлажд., м3/кг кл. | Qос, кДж/кг кл | Теплоемк. Клинкера ,кДж/кг град |  | Теплоемкость воздуха, кДж/м3 |  |  | Квпер, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | из печи | из холод. | На охлаж | Избыт. |  |  | Из печи | Из холод. | На охлажд. | Избыт. | Втор. |  |
|  | С | Н | О | S | А | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 60 | 4 | 6 | 0,5 | 25 | 4,5 | 23600 | 1,15 | 220 | 1100 | 400 | 15 | - | - | 400 | 1,02 | 0,8 | 1,298 | - | 1,31 | 0,2 |
| 2 | 85 | 15 | - | - | - | - | 43780 | 1,1 | 205 | 1200 | 100 | 10 | 150 | 2,5 | 50 | 1,02 | 0,78 | 1,298 | 1,3 | 1.32 | 0,3 |
| 3 | 74 | 4 | 4 | - | 12 | 6 | 29500 | 1,2 | 225 | 1200 | 350 | 10 | - | - | 350 | 1,02 | 0,9 | 1,298 | - | 1,31 | 0,18 |
| 4 | 88 | 11 | - | 1 | - | - | 40650 | 1,15 | 205 | 1100 | 80 | 10 | 100 | 2,8 | 45 | 1,02 | 0,78 | 1,298 | 1,3 | 1,32 | 0,32 |
| 5 | 50 | 3 | 4 | - | 35 | 5 | 18950 | 1,15 | 230 | 1150 | 120 | 10 | 160 | 2,6 | 35 | 1,02 | 0,78 | 1,298 | 1,31 | 1,33 | 0,25 |
| 6 | 85 | 11 | 2 | 2 | - | - | 39300 | 1,15 | 225 | 1200 | 370 | 15 | - | - | 400 | 1,02 | 0.95 | 1,298 | - | 1,31 | 0,3 |
| 7 | 60 | 4 | 10 | - | 12 | 13 | 22800 | 1,16 | 210 | 1180 | 60 | 10 | 170 | 3,0 | 40 | 1,02 | 0,78 | 1,298 | 1,3 | 1,32 | 0,22 |
| 8 | 81 | 6 | 2 | 10 | - | 1 | 32200 | 1,11 | 220 | 1150 | 300 | 10 | - | - | 400 | 1.03 | 0,86 | 1,298 | - | 1,31 | 0,35 |
| 9 | 57 | 6 | 3 | 3,5 | 28 | 2,5 | 22000 | 1,1 | 230 | 1250 | 270 | 10 | - | - | 350 | 1,02 | 0,85 | 1,298 | - | 1,31 | 0,15 |
| 10 | 87 | 4 | 3 | 2 | - | 4 | 36000 | 1,1 | 205 | 1300 | 90 | 10 | 130 | 2,5 | 25 | 1,04 | 0,78 | 1,298 | 1,32 | 1,34 | 0,28 |
| 11 | 72 | 3 | 1 | 1 | 17 | 2 | 28000 | 1,12 | 215 | 1150 | 400 | 20 | - | - | 330 | 1,03 | 0,82 | 1,298 | - | 1,31 | 0,15 |
| 12 | 62 | 4 | 4 | 1 | 23 | 2 | 26500 | 1,07 | 210 | 1250 | 100 | 15 | 145 | 2,7 | 15 | 1,04 | 0,78 | 1,298 | 1,31 | 1,33 | 0,2 |
|  | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | С4Н10 | СО2 | N2 | Qнр,кДж/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 94 | 0,5 | 0,5 | - | 2 | 3 | 34300 | 1.05 | 210 | 1150 | 80 | 10 | 130 | 2,8 | 30 | 1,02 | 0,8 | 1,298 | 1,31 | 1,33 |  |
| 14 | 95 | 0,5 | - | - | - | 4,5 | 33795 | 1,04 | 206 | 1200 | 90 | 10 | 120 | 2,7 | 15 | 1,03 | 0,79 | 1,298 | 1,3 | 1,33 |  |
| 15 | - | - | 50 | 50 | - | - | 104670 | 1,05 | 215 | 1250 | 70 | 10 | 110 | 3,0 | 40 | 1,03 | 0,78 | 1,298 | 1,31 | 1,35 |  |
| 16 | 55 | 22 | 10 | - | - | 13 | 42000 | 1,06 | 200 | 1250 | 90 | 5 | 120 | 2,6 | 25 | 1,03 | 0,76 | 1,298 | 1,31 | 1,34 |  |
| 17 | 38 | 25 | 4 | - | 10 | 23 | 50300 | 1,1 | 220 | 1250 | 100 | 10 | 100 | 2,4 | 20 | 1,03 | 0,8 | 1,298 | 1,31 | 1,34 |  |
| 18 | 69 | 15 | 10 | - | 2 | 4 | 46000 | 1,07 | 210 | 1300 | 120 | 10 | 130 | 2,6 | 20 | 1,04 | 0,8 | 1,298 | 1,31 | 1,34 |  |
| 19 | 90 | 2 | 1 | - | 7 | - | 34400 | 1,05 | 205 | 1250 | 80 | 10 | 140 | 3,2 | 25 | 1,04 | 0,78 | 1,298 | 1,31 | 1,33 |  |
| 20 | 77 | 4,5 | 2,5 | - | 2 | 14 | 33980 | 1,04 | 205 | 1190 | 60 | 10 | 150 | 2,9 | 20 | 1,03 | 0,78 | 1,298 | 1,31 | 1,34 |  |
| 21 | 52 | 13 | 15 | 8 | - | 12 | 46900 | 1,07 | 230 | 1100 | 300 | 10 | - | - | 350 | 1,03 | 0,82 | 1.298 | - | 1,33 |  |
| 22 | 78 | 5 | 4 | - | - | 13 | 32500 | 1,08 | 240 | 1150 | 350 | 15 | - | - | 380 | 1,4 | 0,8 | 1,298 | - | 1,33 |  |