Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Белгородский государственный технологический

университет им. В. Г. Шухова»

ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

Кафедра ТЦКМ

ОТЧЕТ

По учебной научно-исследовательской работе

Тема: «Поиск  альтернативных минеральных добавок  для производства цемента

на ЗАО «Сухоложскцемент»

Выполнил студент

группы ХВ-51

В. В. Смирнов

Принял:

к.т.н., доц.

Т. И. Петрова

Белгород 2010

Содержание

Введение……………………………………………………………………… 4

1.	Литературный обзор	5

1.1.	Активные минеральные добавки в цементной промышленности	5

1.2.	Гидравлическая активность минеральных добавок	10

1.3.	Перспективы смешанных цементов	13

1.4.	Выводы из литературного обзора	15

2.	Цель и задачи работы	17

3.	Экспериментальная часть	18

3.1.	Характеристика использованных материалов	18

3.2.	Методы исследований, использованные в работе	19

3.3.	Изучение возможности использования альтернативных добавок на ЗАО «Сухоложскцемент»	20

3.3.1.	Характеристики и  фазовый состав исследованных добавок	20

3.3.2.	Оценка влияния исследуемых добавок на размолоспособность цемента	22

3.3.3.	Влияние альтернативных добавок на строительно-технические характеристики цемента	26

3.3.4.	Сравнение прочностных характеристик цементного камня, полученных по разным методикам формования образцов	29

4.	Выводы по работе	32

5.	Список литературы	33

ВВЕДЕНИЕ

В сложившейся экономической ситуации на ЗАО «Сухоложскцемент» вынуждены отказаться от традиционно используемой активной минеральной добавки к клинкеру – шлака «Нижнетагильского металлургического комбината».  Производство бездобавочных цементов экономически и экологически неоправданно. В связи с этим, перед предприятием возникла задача поиска альтернативных минеральных добавок. Основные требования, которые предъявляются к добавкам:

– высокие прочностные характеристики вяжущей композиции;

– экономическая целесообразность использования добавки;

– технологичность новой добавки.

Таким образом, активная минеральная добавка должна быть техногенным продуктом, который производится, как можно ближе к предприятию ЗАО «Сухоложскцемент».  Одновременно, использование новой добавки не должно увеличить расход электроэнергии на ее помол и не привести к снижению качества цемента.

По инициативе руководства ЗАО «Сухоложскцемент» в качестве исследуемых альтернативных добавок предложены:

1) шлак Саткинского чугуноплавильного завода;

2) шлак Магнитогорского металлургического комбината

3) зола Рефтинской ТЭС;

4) золошлаковая смесь Рефтинской ТЭС.

# Литературный обзор

## Активные минеральные добавки в цементной промышленности

Классификация активных минеральных добавок

Роль применения добавок в цементной промышленности приобретает всё большую важность. Это объясняется, с одной стороны, растущим спросом на высокотехнологические марки цемента и, с другой стороны, соображениями экономии и необходимостью снижения выбросов СО2 [1].

Добавки грубо можно разделить на пуццолановые, гидравлические минеральные добавки, и шлаки с скрыто-гидравлическими свойствами. Все эти добавки в порошкообразном состоянии при затворении водой самостоятельно не затвердевают. Активные минеральные добавки делятся на природные и искусственные. Природные добавки, в свою очередь, подразделяются на вулканические и осадочные [2-16].

К активным минеральным добавкам искусственного происхождения относятся глиниты, активные кремнезёмистые отходы, доменные и электротермофософорные гранулируемые шлаки, кислые золы, золы-унос некоторых видов твёрдого топлива.

Термин “шлак” применяют как название отходов, получаемых при плавке чугуна и других металлов или при сжигании минерального топлива. Шлаки могут быть металлургические или топливные. Поэтому минеральный состав и кристаллическая структура шлаков могут быть весьма разнообразными.

Топливные золы и шлаки являются минеральными отходами от сжигания каменного и бурого угля, сланцев и торфа. Шлаки – это спёкшиеся отходы, образующиеся в условиях высоких температур в результате физико-химического взаимодействия компонентов исходных твёрдых материалов (топлива, руды, плавней) и газовой среды, размером более 0,3 – 0,5 мм. Рыхлые дисперсные материалы с частицами менее 0,3 мм называются золами. Химический и фазовый состав зол и шлаков зависит от вида угля, способа шлакозолоудаления, типа топок [9-14].

Золы весьма разнообразны по химическому составу и лучшие из них не уступают пуццоланам. Средний минеральный химический состав золы близок к глинам: SiO2 – 50%, Al2O3 – 30%, СаО – 2%, Fe2O3 – 7%, R2O – 5%. Невыгоревшее топливо (12%) находится в мельчайших фракциях и поэтому не опасно. Зола представляет собой мелкие сферические образования, нередко полые или открытые раковины, иногда угловатые частицы.

Золы тепловых электростанций (ТЭС) – тонкодисперсная зола, выделяемая из дымовых газов в циклонах и электрофильтрах, стандартизована в ряде стран как добавка к цементу. Она должна содержать не менее 40 – 45 % SiO2, не более 2,5 – 5 % SO3, не более 5 – 12 % п.п.п. (преимущественно частицы несгоревшего угля); влажность не более 1 – 3 %, удельная поверхность её должна достигать 1250 – 4250 см2/г и более. В составе золы содержится обычно 40 – 65 % SiO2, 11 – 35 % Al2O3, 2 – 30 % Fe2O3, 1 – 40 % СаО, 0 – 20 % п.п.п. В зависимости от температурного режима в топке и химического состава золы в охлажденном продукте может быть 30 – 80 % стекловидной фазы, а также кварц, гематит, магнетит, муллит (А3S2), уголь и т.п. [10-13].

Особое место среди зол занимают золы горючих сланцев, в минеральной части которых много СаСО3. высокая основность придает такой золе способность к самостоятельному твердению. Это так называемый сланцевый цемент, или ТЭЦ-цемент.

При сжигании сланцев с высоким содержанием мергелей (Эстония) получают золы и шлаки с повышенным содержанием СаО (от 10 до 40 %), способные к самостоятельному твердению. Зола-унос образуется после сжигания пылевидного топлива и улавливается электрофильтрами. В её составе преобладают SiO2 и Al2O3. Вследствие высокой дисперсности золу-унос не надо молоть. Однако её гидравлическая активность значительно ниже, чем активность других добавок [9-13].

Состав топливных шлаков и зол тепловых электростанций определяется химическим составом пород, сопутствующих месторождению сжигаемого топлива: это полуобожженные глины, содержащие примесь невыгоревшего угля. Минералогический состав топливных шлаков разнообразен: в них присутствуют стекловидная фаза (10 – 40 %), окиси кальция и магния, сульфаты кальция, кварц, муллит, мелилиты, минералы CA, CF, CS, несгоревший уголь и неразложившиеся минеральные породы. Топливные гранулированные шлаки содержат обычно 40 – 60 % SiO2, 3 – 30 % СаО, 9 – 30% Al2O3 и практически полностью стеклообразны [12,13].

Металлургические шлаки делятся на шлаки чёрной и цветной металлургии. К первым относятся доменные, сталеплавильные, шлаки ферросплавов, ко вторым – медеплавильные, никелевые, полиметаллические.

Доменные шлаки, которые преимущественно используют цементные заводы, получаются при выплавке чугуна. Применяемые при выплавке руды содержат минеральные примеси: кварц, глину, карбонаты, именуемые металлургами пустой породой. Пустая порода и зола кокса при доменной плавке плавятся; с целью понижения температуры плавления в шихту доменной печи добавляют флюсы: известняк или доломит. При плавке закись железа из руды восстанавливается до металлического железа, а SiO2 и Al2O3 связываются с СаО и MgO, образуя расплавленный шлак – силикатный или алюминатный расплав. Так, при 1300…15000С появляются два расплава, расслаивающиеся ввиду разницы в плотности: чугун приблизительно 8 г/см3 , шлаковый расплав приблизительно 3 г/см3. следовательно, шлак является неизбежным побочным продуктом выплавки чугуна в доменной печи; на каждую тонну чугуна выплавляется до 0,4…0,6 т шлака [2-8].

Четыре оксида CaO, SiO2,  Al2O3 и MgO составляет около 95 % валового состава шлака. MnO содержится от 2 до 4 %, оксидов железа – не более 1 %.

При медленном охлаждении доменных шлаков сначала выделяются сульфаты кальция и марганца. В дальнейшем ход кристаллизации расплава определяется химическим составом, исходной температурой и скоростью охлаждения. При равновесной кристаллизации конечными продуктами будут следующие фазы: ортосиликат кальция, ранкинит (C3S2), псевдоволластонит (CS), геленит (C2AS), анортит (CAS2) и тридимит. На практике равновесные условия не достигают даже при медленном охлаждении.

При резком охлаждении в шлаке содержится преимущественно стекловидная фаза. Но и тогда в шлаках содержится определённое количество кристаллической фазы, которая представлена дендритными или точечными выделениями ольдгамита – CaS.

В основных шлаках обычно присутствуют также двухкальциевый силикат в β–форме, мелилиты и ранкинит. Мелилиты являются изоморфным рядом твёрдых расплавов, конечными фазами которого являются геленит  C2AS и окерманит C2МS2. Кристаллизуются они обычно в виде табличек. Если же MgO содержится больше 8 %, то могут встречаться и другие силикаты кальция и магния: мервинит C3MS2 и монтичеллит CMS, а иногда и диопсид CMS2.

Ежегодный выход шлаков составлял до 1990 г. около 75 млн т.: доменных шлаков – 50 млн. т. и сталеплавильных – до 20 млн. т., количество зол достигало 900 млн. т. [8, 9]. Химический состав шлаков, выпускаемых Российскими заводами, изменялся в пределах, %: SiO2 – 30…43; Al2O3 – 5…26; FeO + Fe2O3 – 0,2…3; СаО – 30…52; MgO – 1…16; MnO – 0,3…2; SO3 – 6…2,9.

В начале применения шлаков было принято классифицировать их по гидравлической активности, определяя модуль основности как отношение   1. подобные шлаки считались основными. Если приведенное отношение оказывалось меньше 1, то шлаки считались кислыми. Со временем в стандартах разных стран пригодность шлаков начали подсчитывать с помощью измененных уравнений:   1,4 (Япония),   1,6 (Германия),   1 (США).

В некоторых странах содержание отдельных оксидов ограничивается и название шлаков связывают с преобладанием в составе одного из оксидов: кремнеземистые, глиноземистые.

Длительное время полагали, что только основные шлаки пригодны для производства шлакопортландцемента. Однако исследователям удалось выяснить, что кислые шлаки, получаемые преимущественно восточной металлургической базой Западной Сибири, проявляют в смеси с портландцементом гидравлические свойства. Повышенное содержание Al2O3 в шлаке весьма благоприятно влияет на проявление вяжущих свойств. Следовательно, СаО и Al2O3 – оксиды, формирующие высокую активность шлаков при гидратации в портландцементе.

Сортность шлаков можно подсчитать по коэффициенту качества:

К = . Желательно, чтобы концентрация MgO была не более 15%, TiO2 – не более 4%. В нашей промышленности находят применение сталеплавильные, мартеновские шлаки, шлаки ферросплавов, высокоосновные с малым содержанием Al2O3. шлаки цветной металлургии – кислые, содержащие до 45% кремнезема и значительный процент оксидов железа; их используют как корректирующую добавку к сырьевой смеси [17, 18].

В отличие от доменных сталеплавильные шлаки содержат повышенное количество двуоксида кремния (иногда до 50…80%), оксидов железа Fe2O3 и FeO (до 25…40%) и относительно пониженное количество СаО и Al2O3.

одновременно сталеплавильные шлаки могут содержать значительную примесь оксида магния и ограниченные количества титана, никеля, цинка, меди, серы, щелочных элементов. Основные мартеновские шлаки могут содержать до 20 кристаллических фаз, включающих силикаты кальция, мервинит, алюмоферриты кальция. Высокоосновные мартеновские шлаки полностью кристаллизуются и не содержат стекла. Состав кристаллической фазы мартеновских шлаков сложнее, чем у доменных шлаков. При мартеновском способе плавки стали шлак формируется за счёт окисления примесей шихты специально водимыми раскислителями и растворения флюса. В процессе плавки состав шлака изменяется. Шлаки, выпускаемые в начале плавки, имеют малую основность и содержат до 20 – 30 %  FeO и не более 25 – 30 % СаО. Шлаки, выпускаемые в середине и в конце плавки, характеризуются высокой основностью и меньшим содержанием FeO [2-8,17,18].

Ваграночные шлаки резко отличаются от мартеновских. В них больше SiO2 и меньше СаО и MgO. Модуль основности их колеблется от 0,8 до 0,15. Они хорошо гранулируются, но даже при медленном охлаждении содержат большее количество стекловидной фазы. Кристаллическая фаза шлаков состоит из пироксетов, анортита, а иногда и сульфитов железа и марганца.

Шлаки ферросплавов в зависимости от выплавляемого продукта могут иметь равный состав. Шлаки феррохрома и феррованадия высокоосновные, содержат мало Al2O3 и по фазовому составу состоят преимущественно из γ-C2S. При охлаждении такие шлаки рассыпаются. Шлаки ферробора имеют модуль основности, бизкий к 1, содержат много SiO2 и СаО. Основной кристаллической фазой в них является псевдоволластонит. Шлаки ферромалибдена наиболее кислые, модуль основности их составляет 0,1 – 0,06, содержание SiO2 в них 60 %. При охлаждении они полностью застывают в стекло [2-8].

## Гидравлическая активность минеральных добавок

Причины активности гидравлических добавок зависят от их фазового состава, кристаллической структуры, дисперстности, вида и количества сопутствующих минералов и практически изменяется в широких пределах.

Создано несколько методов определения пуццоланической активности добавок. Не все изверженные породы активны. Пуццоланическую активность проявляют только те породы, которые имеют кислые свойства, обогащены вулканическим стеклом или содержат цеолиты. Некоторые исследователи  считает, что именно стеклообразные составляющие связывают Са(ОН)2.

Минеральная добавка считается активной, если конец схватывания смеси добавки с гидратной смесью в соотношении 80 : 20 по массе наступает не позднее 7 сут после затворения водой, и если водостойкость образца после конца его схватывания такова, что в течении 3 сут нахождения в воде  не обнаруживается размывание образца и сохраняется чёткость формы его краёв.

По виду вещества, определяющего механизм связывания СаО, добавки можно разделить на три группы [2-8,17,18].

К первой группе относятся добавки, активность которых определяется наличием аморфного кремнезёма (трепела, опоки, диатомиты, сиштофы). Кремнезём в этих добавках находится в водной, наиболее активной форме. Реакция Са(ОН)2 с пуццоланами начинается с поверхности зёрен и постепенно идёт в глубь. Поэтому чем больше дисперсность добавки, тем больше извести она может связать. В результате реакции образуется гидросиликаты тоберморитовой группы, по химическому составу близкие к (0,8 – 1) CaO . SiO2 . Н2О.

Ко второй группе относятся добавки, содержащие продукты обжига глинистых веществ (глиниты, горелые породы, глиежи, золы-унос, шлак). В золах и шлаках, в зависимости от температуры сжигания топлива, наряду с аморфизированным глинистым веществом, муллитом и β- SiO2 образуется также кремнезёмисто-глинозёмистое или железистое стекло. По данным Б.Н. Виноградова, систематизировавшего результаты собственных исследований и данных других авторов, гидравлическая активность шлаковых минералов (явная или потенциальная, проявляющаяся при введении активизаторов и в условиях тепловой обработки) убывает в следующем ряду: β-C2S→ мелилит →γ- C2S→ мервинит → монтичеллит [17,18].

Получающаяся зола после выгорания органической части топлива приобретает свойства гидравлической добавки. Удовлетворительная активность золы получается, если топливо выгорает при сравнительно невысокой температуре, например, на колосниковых решетках. В пылеугольных топках активность золы понижается. Если же в золе содержатся значительные примеси СаСО3, то можно предполагать, что зола будет проявлять самостоятельно вяжущие свойства и из нее можно получить низкомарочное вяжущее [8-14].

Считается, что гидравлическая активность шлаков обусловлена взаимным влиянием Al2O3 и MgO: если Al2O3 в шлаке до 5%, а содержание MgO более 10%, то гидравлическая активность шлаков понижается. При содержании Al2O3 10…15% можно допустить повышение MgO до 20%.

Гидравлическая активность шлаков не может быть оценена только по химическому составу. MgO считается полезной составляющей шлаков, благоприятно отражающейся на активности. MgO понижает температуру плавления, расплав при этом делается более подвижным. В.Ф. Журавлев [19] считал, что если в системе СаО – Al2O3 – SiO2 заменить СаО на MgO, то полученный шлак будет более активным, чем кальциевый. Это мнение подтвердили работы бельгийских исследователей, которые считали, что магний содержится в расплавленных шлаках в виде несвязанных ионов. Периклаз в гранулированном шлаке не кристаллизуется. SiO2 составляет основную часть шлака и ввиду значительной вязкости, быстро увеличивающейся при охлаждении, шлак приобретает стеклообразное состояние. При повышении содержания SiO2 гидравлическая активность шлаков понижается, как и основность силикатов кальция, появление которых возможно при медленном охлаждении шлака, последовательное снижение основности идет по схеме С2S  С3S2  CS . Причиной различной гидратационной активности шлаков является наличие в их составе не способных реагировать с водой кристаллических фаз, кроме С2S. если шлак имеет стеклообразную структуру, то все фазы находятся в диссоциированном виде, система становится неустойчивой. Поэтому теплота растворения кристаллических шлаков на 40% меньше, чем та же величина стекловидного шлака.

К третьей группе относятся добавки, представляющие собой быстроохлаждённую магму (пеплы, туфы, пемзы, трассы, вулканические стёкла). Природа гидравлической активности этих добавок ещё окончательно не установлена. Некоторые зарубежные учёные связывают активность этих добавок с содержанием в них воды. Однако вода может входить в состав видоизменённого стекла в виде кристаллизационной и адсорбционно-связанной. Такая вода не может обусловить активность. Только вода, входящая в кристаллиты стекла в виде групп ОН−, может определять гидравлическую активность, так как она расшатывает кристаллиты и делает их податливыми к взаимодействию с Са(ОН)2, при этом образуется CSH(B). Исследованиями также установлено, что цеолиты, входящие в состав вулканических пород, способны к обмену щелочей на ионы Са2+. Однако при этом решётка цеолита сохраняется, и поэтому нарастание прочности этими реакциями объяснить нельзя [2-7,16].

## Перспективы смешанных цементов

Роль заменителей клинкера в производстве цемента приобретает все большую важность. Это объясняется, с одной стороны, растущим спросом на высокотехнологичные марки цемента и, с другой стороны, соображениями экономии и необходимостью снижения выбросов СО2. Использование местных добавок снижает себестоимость цемента на 0,2 – 0,8 % на каждый процент добавки [3].  Единственные широкодоступные материалы с латентно-гидравлическими или пуццолановыми свойствами — это гранулированный доменный шлак и зола-унос из угольных электростанций, работающих на антраците. Применение этих материалов в цементной промышленности во всем мире далеко неоднородно. Лидером здесь является Западная Европа.

В последние годы в мировом производстве цемента отмечается значительное снижение средней доли клинкера в цементе. В 1990г. она составляла 0,9 кг клинкера на кг цемента, а к 2003г. снизилась до 0,85 [13].

Угольные ТЭЦ во всём мире ежегодно дают 490 млн. тонн золы-уноса (из них 350 млн. тонн приходится на золу от сжигания антрацита), из которых используется только 120 млн. т/год или 24,5%. Р. Серсале считает, что общее количество зол, образующихся ежегодно, составляет 180 млн. т и только 16…18% из них утилизируется [14]. В России цементники потребляют примерно 10% золы [5].

Уже используется 88% из имеющихся 102 млн. тонн гранулированного доменного шлака. Оставшиеся материалы, пригодные к употреблению, наличествуют, как правило только локально. К 2010г. годовые объёмы производства золы-уноса и гранулированного доменного шлака возрастут соответственно на 2,7% и 5,6%, что выше прогнозируемых темпов роста производства цемента.

Производсто шлакопортландцемента является экономически выгодным, так как в состав цемента вводится большое количество шлака. При этом осуществляется экономия в топливе, электроэнергии, уменьшается расход рабочей силы, снижается затраты при производстве и ремонте заводов и т.п. Стоимость шлакопортландцемента, содержащего 50 – 70 % шлака, на 30 – 40 % ниже стоимости портландцемента [15-20].

В 2003г. в мире было произведено 1880 млн. тонн цемента, при этом было затрачено около 180 млн. тонн заменителей клинкера и порядка 100 млн. тонн гипса и ангидрида (для производства цемента в Китае в качестве базового показателя рассматривается 752 млн. тонн). Это соответствует коэффициенту использования клинкера 0,85. Из 180 млн. тонн добавок 61 млн. тонн приходится на мелкий гранулированный доменный шлак, 39 млн. тонн – зола-унос и 80 млн. тонн – на другие материалы-добавки, из которых можно отдельно выделить известковую муку, природный пуццолан и нефтеносные сланцы. Наибольшие показатели по объёму применения добавок характерны для Китая. Если рассматривать процент потребления добавок в мировом объёме производства цемента, то наибольшая доля приходится на Южную Америку, за которой почти без отрыва следует Западная Европа.

Согласно прогнозу на 2010 г., коэффициент использования клинкера в Западной Европе снизится с 0,77 до 0,73, что сократит уровень выброса  СО2 до 0,62 т/т. Прогноз глобальной ситуации обещает снижение коэффициента использования клинкера с 0,85 (2003 г.) до 0,81 кг/кг в 2010 г, за счет растущего применения заменителей клинкера [15, 16].

Принимая во внимание тенденции выпуска стали, общий объём шлаков в будущем снизится, так что даже если во всех доменных печах ЕС шлак будут гранулировать, дополнительное предложение будет менее 10 млн. тонн в год.

Каков же будет спрос на шлак в Европе с учётом того, что производители цемента и бетона отвечают за выполнение требования о сокращении выброса СО2, уменьшая содержания клинкера в своей продукции?

| Составляющие | 2005 год | Возможно в будущем |
| --- | --- | --- |
| Клинкер | 185,0 | 140,0 |
| Шлак | 17,5 | 36,0 |
| Пуццолан | 17,0 | 24,0 |
| Другие | 10,5 | 10,0 |
| Всего | 203,0 | 210,0 |

Появляются патенты по улучшению реакционной способности шлака и, возможно, некоторые из них будут использоваться, так как предложение высококачественного шлака снижается.

Приведенный выше пример может натолкнуть на вывод, что будет происходить соответствующий рост предложения пуццоланов, что неверно отражает истинное положение вещей. Запасы природных пуццоланов ограничены, а источники золы-уноса подходящего качества скорее сократятся, чем возрастут.

Данные о мировом производстве цемента и чугуна означают, что шлака производится столько, чтобы обеспечить увеличение объёма производства цемента лишь на 10%. Подчиняясь требованиям инициатив таких органов, как WBCSD (World Business Council for Sustainable Development), производители цемента стремятся снизить выбросы СО2 на тонну цемента. Промышленности придётся использовать другие минеральные ископаемые для достижения своих целей [15-20].

## Выводы из литературного обзора

1. Использование активных минеральных добавок способно привести к значительному сокращению затрат тепло- и энергоносителей при производстве цемента с одновременным удельным снижением выбросов в атмосферу СО2.

2. Использование золошлаковых отходов ТЭС в производстве портландцементного клинкера приводит к значительному сокращению затрат электроэнергии при помоле цемента, поскольку зола-унос является интенсификатором помола. В итоге себестоимость золошлакопортландцемента ниже, чем портландцемента.

3. Шлаки и золы, направляемые в отвал, занимают огромные территории, чем  ухудшают экологическое состояние регионов. На содержание отвалов затрачиваются огромные средства, снижающие эффективности производства.

4. Нахождение эффективного способа утилизации техногенных продуктов, а так же разработка цементов с их использованием является одним из основных направлений развития цементной промышленности в условиях экономического рынка в России.

5. Поиск новых добавок, частично заменяющих клинкер при производстве цементов, и их оптимальное использование является актуальной задачей в настоящий момент.

# Цель и задачи работы

Цель работы – поиск и оптимизация использования новых активных минеральных добавок  для ОАО «Сухоложскцемент».

Задача работы – установить возможность использования золы-уноса и золошлаковой смеси Рефтинской ТЭС и шлаков Магнитогорского металлургического комбината и Саткинского чугуноплавильного завода в качестве активных минеральных добавок на ОАО «Сухоложскцемент».

Для выполнения поставленной задачи необходимо:

-   определить фазовый состав исследуемых добавок;

-  определить сравнительную размолоспособность клинкера  без добавок и клинкера с альтернативными добавками;

- установить влияние исследуемых добавок на гидравлическую активность цементов.

# Экспериментальная часть

## Характеристика использованных материалов

В работе исследуется возможность использования золы-уноса, золошлаковой смеси (ЗШС) Рефтинской ТЭС и шлаков Магнитогорского металлургического комбината и Саткинского чугуноплавильного завода в качестве активных минеральных добавок, при производстве портландцемента на ЗАО «Сухоложскцемент».

Химический состав использованных материалов представлен в таблицах 1 и 2.

Таблица 1.

Химический состав, масс%, использованных материалов

| Оксид Материал | CaO | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | Na2O | K2O | TiO2 | MnO | SО3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шлак Магнитогорский | 38 | 36,6 | 13 | 0,5 | 7,9 | 1 | 0,7 | 1 | 0,15 | 1 |
| шлак Саткинский | 49 | 30,5 | 5,5 | 10 | 2,5 | 0,5 | 0,47 | 0 | 0 | 0 |
| Зола-унос | 53,39 | 16,97 | 11,89 | 3,72 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 |
| Золошлаковая смесь | 43,81 | 12,27 | 6,4 | 20,07 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,64 |

Таблица 2

Химический и минералогический состав и модульные характеристики

клинкера производства ЗАО «Сухоложскцемент»

| Содержание, масс. % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3S | C2S | C3A | C4AF | CaOсв | SiO2 | AI2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | SO3 | R2O |
| 55,7 | 23,6 | 5,7 | 13,7 | 0,3 | 22,9 | 4,6 | 4,56 | 66,5 | 0,54 | 0,06 | 0,9 |

Модульные характеристики клинкера:

КН = 0,9; n = 2,5; p = 1,1

## Методы исследований, использованные в работе

Для проведения исследований исследованные материалы подвергались химическим, физико-химическим анализам и физико-механическим испытаниям, принятым в технологии вяжущих веществ [26, 27<Ind.(Б-18)  >  ].

Фазовый состав материалов определялся методом рентгенофазового анализа на рентгеновском дифрактометре УРС в интервале двойных углов отражения 2 6 - 58 градуса. Фазы идентифицировались по справочным данным [26 – 28<Ind.(Г-8)  >  ] и картотеке ASTM [29<Ind.(К-13)  >  ].

Размолоспособность исследованных материалов и их композиций изучалась путем сравнения удельной поверхности материалов через равное время помола в металлической мельнице, объемом 1 литр с постоянным ассортиментом мелющих тел. Для возможности сравнения размолоспособности, материал предварительно дробили в металлической ступке и отбирали фракцию между ситами №2,5 и 1,25. Масса размалываемого материала составляла 100 грамм.

Дисперсность измельченных материалов устанавливалась по удельной поверхности методом воздухопроницаемости на приборе ПМЦ – 500 [26<Ind.(Б-18)  >  ].

Испытания гидравлической активности определялось согласно ГОСТ 310.04-81 и в соответствии с требованиями EN .

Образцы по ГОСТ 310.04-81 изготавливались из смеси цемента и монофракционного песка Вольского месторождения в соотношении 1:3, имели водоцементное отношение 0,3. Выдерживались в течении суток в термовлажностном шкафу, в формах с размером 40х40х160 мм, затем извлекались из форм и погружались в воду для набора прочности, после чего подвергались физико-механическим испытаниям.

Образцы по EN изготавливались из смеси цемента и полифракционного песка в соотношении 1:3, имели водоцементное отношение 0,5. Выдерживались в течении суток в термовлажностном шкафу, в формах, затем извлекались из форм и погружались в воду для набора прочности, после чего подвергались физико-механическим испытаниям.

Исследование прочностных характеристик проводили и в малых образцах. Образцы кубической формы с размером грани  1,41 см готовились из цементного теста с В/Ц=0,25 и цементно-песчаного раствора 1:3. Предел прочности при сжатии определялся на прессе ПСУ -10.

## Изучение возможности использования альтернативных добавок на ЗАО «Сухоложскцемент»

В качестве альтернативных добавок, заменяющих шлак Нижнетагильскго металлургического комбината исследованы четыре новые добавки:

зола-унос и золошлаковая смесь (ЗШС) Рефтинской ТЭС и  шлаки Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и Саткинского чугуноплавильного завода.

### Характеристики и  фазовый состав исследованных добавок

По химическому составу шлаков (табл. 1) определены их коэффициент качества:

ммк  = 1,57, соответствует  II-му  сорту,

сатка = 1,86 – I сорту.

По данным рентгенофазового анализа шлак Магнитогорского металлургического комбината представлен следующими фазами:

окерманит (d = 2,87 А0, d = 2,04 А0), ранкинит (d = 2,47 А0, d = 1,94 А0, d = 1,84 А0), геленит (d = 2,31 А0,  d = 2,12А0, d = 1,76А0), мервинит (d = 2,74А0, d = 1,90А0, d = 1,69 А0)

В состав шлака Саткинского чугуноплавильного завода  входят:

мервинит (d = 2,69А0, d =  2,7, d = 2,2 ), геленит (d = 2,34 А0,), диопсит (d = 2,56А0),  CaCO3 (d =3,04А0, d =1,92А0, d =1,8А0 )

Сравнивая степень закристаллизованности исследуемых добавок можно сказать, что шлак Саткинского чугуноплавильного завода хорошо закристаллизован, а минералы шлака Магнитогорского металлургического комбината имеют структуру близкую к аморфной.

Зола-унос представляет собой однородную пылевидную смесь серого цвета без крупных включений. Поскольку на электростанциях зола-унос улавливается из отходящих газов, то она представляет собой мелкодисперсный продукт. По данным РФА основная масса золы-унос Рефтинской ТЭС представлена алюмоферритным силикатным стеклом с включением кварца (d=2.55А0;d=2,3А0;d=2,22А0), талька 3MgO·4SiO2·H2O (d=3,44А0;d=2,92А0), пирофилита Al2O3·4SiO2·H2O (d=8,845А0; d=6,39А0; d=3,008А0; d=2,006А0; d=1,75А0), ранкинита 3CaO·2SiO2 (d=3,16А0; d=2,84А0; d=2,54А0), мелилита Ca2(Al,Mg,Si)Si2O7 (d=2,84А0; d=2,304А0; d=1,937А0), мервинита  3CaO·MgO·2SiO2 (d=2,84А0; d=2,304А0; d=2,21А0) .

Золошлаковая смесь (ЗШС), при внешнем осмотре, представляет собой грубодисперсный порошок серого цвета с включениями крупных 0,5-2 см, пористых кусков желто-зеленого цвета. Были отдельно изучены крупная составляющая золошлаковой смеси и ее мелкодисперсная часть.

По данным РФА крупные включения представлены следующими минералами: геленит 2CaO·Al2O3·SiO2 (d=3,44А0; d=2,30А0; d=1,927А0), анортит CaO·Al2O3·2SiO2 (d=5,945А0; d=4,18А0; d=2,931А0), окерманит 2CaO·MgO·2SiO2 (d=3,089А0; d=2,505А0; d=2,39А0; d=1,85А0), монтичеллит CaO·MgO·SiO2 (d=4,18А0; d=2,93А0; d=2,65А0).

Порошкообразная часть золошлаковой смеси по данным РФА  представлена: волластонитом β-CaO·SiO2 (d=3,09А0; d=2,73А0; d=2,557А0; d=2,08А0), мервинитом 3CaO·MgO·2SiO2 (d=2,738А0; d=2,304А0; d=2,163А0), окерманитом 2CaO·MgO·2SiO2 (d=4,23А0; d=3,089А0; d=2,48А0; d=2,39А0), ранкинитом 3CaO·2SiO2 (d=2,738А0; d=2,55А0; d=2,16А0)

### Оценка влияния исследуемых добавок на размолоспособность цемента

Проводились исследования по изучению влияния добавок на размолоспособность цемента. Результаты этого исследования играют важную роль при решении вопроса о возможности применения альтернативных добавок на ЗАО «Сухоложскцемент», поскольку экономический эффект, полученный при замене доли клинкера на добавки, может нивелироваться затратами на электроэнергию при помоле цемента в случае значительного ухудшения размолоспособности.

Для возможности сравнения результатов, весь исследуемый материал кроме крупных включений в ЗШС и золы-унос предварительно грубо измельчался. Отбиралась фракция, прошедшая через сито № 2,5 и оставшаяся на сите № 1,25. Помол проводили в лабораторной шаровой мельнице  объемом 1 литр с постоянной загрузкой. Через равные промежутки времени отбирались пробы, и оценивалась степень измельчения. Помол прекращался при достижении удельной поверхности  400±20 м2/кг.

Удельная поверхность золы-унос составила 495 м2/кг. Удельная поверхность тонкодисперсной составляющей золошлаковой смеси – 131 м2/кг.

Исследована размолоспособность крупных включений золошлаковой смеси. Золошлаковая смесь рассеивалась на сите № 4,25. Отбиралась крупная часть смеси и изучалась ее размолоспособность, в сравнении с общим составом смеси. Данные исследования было необходимо провести с целью определения влияния крупных включений в золошлаковой смеси на размолоспособность и в случае большой разницы этих показателей искать решения в вопросе их удаления из состава смеси. Результаты исследований представлены на рисунке 1.

Рис. 1 Сравнение размолоспособности золошлаковой смеси и крупных включений.

Показатели размолоспособности золошлаковой смеси общего состава выше, чем показатели крупной составляющей, из-за того, что основная масса ЗШС представлена фракцией 131 м2/кг. Однако, размолоспособность крупных включений в золошлаковую смесь не значительно хуже размолоспособности общей пробы. Вероятно, присутствие шлаковых включений не вызовет сложности на этапе помола. Поскольку разница между показателями размолоспособности не большая, то усложнение технологии, и отбор крупной фракции из смеси, не целесообразен.

Далее определена размолоспособность следующих составов:

- клинкер без добавок

- клинкер + 20% золы-унос

-клинкер + 20% золошлаковой смеси

Результаты исследований представлены на рисунке 2.

Рис. 2 Влияние добавки золы-унос и золошлаковой смеси на размолоспособность цемента.

Из представленных зависимостей (рис. 2) видно, что все цементы с содержанием 20% добавки имеют лучшую размолоспособность, по сравнению с чистым клинкером. Легче всех размалывается цемент с содержанием 20% золы-унос, до  удельной поверхности 394 м2/кг такой цемент размалывается за 45 минут. Результат подтверждает литературные данные, в которых указывается на то, что в составе золы-унос имеются частицы не сгоревшего топлива, являющиеся итенсификаторами помола. Клинкер до  404 м2/кг размалывается за 75 минут.

Известно что, шлак обладает более низкой размолоспособностью, чем клинкер. Определено влияние добавок исследуемых шлаков на  размолоспособность цементов. Исследована размолоспособность трех композиций:

- клинкер + 20% шлак ММК

- клинкер + 20% шлак Сатка

- клинкер + 10% шлак ММК + 10% шлак Сатка

Полученные результаты представлены на рис 3.

Рис. 3 Влияние добавки 20%  шлака на  размолоспособность цементов.

Результаты показывают что, размолоспособность смеси клинкера со шлаком ниже, чем у клинкера. При чем, смесь клинкера с добавкой 20% шлака Магнитогорского металлургического комбината размалывается хуже, чем аналогичная, со шлаком Саткинского чугуноплавильного завода. Смесь клинкера и двух шлаков, по 10% каждого показала средний результат между смесями с добавлением шлаков по 20%.

Таким образом, установлено:

1) отходы Рефтинской ТЭС являются интенсификаторами помола клинкера, использование этих добавок дополнительно снизит себестоимость продукции на стадии помола.

2) кристаллический шлак Саткинского чугуноплавильного завода размалывается лучше, чем аморфизированный шлак Магнитогорского металлургического комбината. Ориентируясь на показатели сравнительной размолоспособности (рис. 3), можно предположить, что, с точки зрения затрат на помол цемента эффективнее использовать в качестве добавки шлак Саткинского чугуноплавильного завода.

### Влияние альтернативных добавок на строительно-технические характеристики цемента

Главные строительно-технические характеристики, определяющие возможность использования цемента, это сроки схватывания и предел прочности при сжатии. В работе исследовано влияние на эти показатели предлагаемых добавок.

Для получения сравнительных результатов и выявления эффективности альтернативных добавок исследованы характеристики цемента без добавок и цемента с традиционной для ЗАО «Сухоложскцемент» добавкой шлака Нижнетагильского металлургического комбината.

Исследовано 7 композиций:

| № состава | Добавка, % |
| --- | --- |
| 1 | нет |
| 2 | шлак Нижнетагильского металлургического комбината, 20% |
| 3 | зола-унос Рефтинской ТЭС, 20% |
| 4 | золошлаковая смесь Рефтинской ТЭС, 20% |
| 5 | шлак Саткинского чугуноплавильного завода, 20% |
| 6 | шлак Магнитогорского металлургического комбината, 20% |
| 7 | шлак Саткинского чугуноплавильного завода, 10% + шлак Магнитогорского металлургического комбината, 10% |

Определено влияние добавок на нормальную густоту и сроки схватывания цементного раствора. Определение проводилось на стандартном приборе Вика в соответствии с ГОСТ 310.3-76. Результаты определений представлены в таблице 3.

Таблица 3

Влияние добавок на строительно-технические свойства цементов

| № состава | Нормальная густота,% | Сроки схватывания |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |
| 1 | 25,12 | 2,05 | 3,10 |
| 2 | 24,87 | 2,10 | 3,15 |
| 3 | 26,75 | 3,40 | 4,50 |
| 4 | 26,75 | 3,50 | 5,20 |
| 5 | 24,35 | 2,20 | 4,30 |
| 6 | 24,60 | 3,40 | 4,50 |
| 7 | 24,45 | 3,00 | 4,30 |

По срокам схватывания все исследованные композиции  удовлетворяют требованиям стандарта, предъявляемым к цементному раствору. Добавки-отходы Рефтинской ТЭС незначительно увеличивают водоцементное отношение, добавки шлаков его снижают, что должно благоприятно сказаться на прочности композиций.

Для возможности сравнения прочностные характеристики определялись в соответствии с  ГОСТ 310.04-81, по европейскому стандарту EN, а так же в малых образцах-кубах, с размером грани 1,41 см, изготовленных из цементного теста с единым водоцементным отношением, равным 0,25. Полученные результаты сведены в таблицы 4 – 6.

Таблица 4

Прочностные характеристики образцов изготовленных

в соответствии с ГОСТ  310.4-81

| № состава | Добавка, % | Предел прочности при сжатие, МПа в возрасте, сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 7 | 28 |
| 1 | Без добавок | 33,8 | 41,5 | 50,7 |
| 2 | 20% Н-т | 29,6 | 32,1 | 43,6 |
| 3 | 20% зола-унос | 23,9 | 31,6 | 40,1 |
| 4 | 20% ЗШС | 24,9 | 28,3 | 41,8 |
| 5 | 20% Сатка | 26 | 34,3 | 43,5 |
| 6 | 20% ММК | 25,5 | 31,7 | 41,9 |
| 7 | 10% Сатка + 10% ММК | 27 | 35,5 | 40,5 |

Полученные данные представлены на рисунке 4.

Рис.4. Влияние добавок на прочностные характеристики цементов

Таблица 5

Прочностные характеристики образцов, изготовленных

в соответствии с требованиями EN

| № состава | Добавка, % | Предел прочности при сжатие, МПа в возрасте, сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 7 | 28 |
| 1 | Без добавок | 18,8 | 32,4 | 42 |
| 2 | 20% Н-т | 13,3 | 26,0 | 41,0 |
| 3 | 20% зола-унос | 10,7 | 24,1 | 40,3 |
| 4 | 20% ЗШС | 16,4 | 27,8 | 41,9 |
| 5 | 20% Сатка | 16,6 | 27,8 | 41,0 |
| 6 | 20% ММК | 13,3 | 26,0 | 37,3 |
| 7 | 10% Сатка + 10% ММК | 17,7 | 29,1 | 39,3 |

Таблица 6

Прочностные характеристики  малых образов из цементного теста.

| № состава | Добавка, % | Предел прочности при сжатие, МПа в возрасте, сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 7 | 28 |
| 1 | Без добавок | 47 | 81 | 105 |
| 5 | 20% Сатка | 42 | 73 | 102 |
| 6 | 20% ММК | 37 | 64 | 80 |
| 7 | 10% Сатка + 10% ММК | 38 | 67 | 85 |

Полученные результаты показали, что использование всех видов предложенных добавок позволит получить цемент марки ПЦ 400 Д 20.

Традиционной для ЗАО «Сухоложскцемент» добавке – шлаку Нижнетагильского металлургического комбината по прочностным характеристикам не уступает цемент с  добавкой шлака Саткинского чугуноплавильного завода.

Цементы с добавкой отходов Рефтинской ТЭС несколько менее активны, но так как ТЭС находится в непосредственной близости от ЗАО «Сухоложскцемент», то использование этой добавки наиболее перспективно.

### Сравнение прочностных характеристик цементного камня, полученных по разным методикам формования образцов

Для выхода на международный рынок от производителей требуется ориентироваться не только в нормативах Россйского стандарта на строительные материалы, но и иметь представления о качестве продукции с точки зрения европейского потребителя.  Имеющиеся данные  позволяют определить коэффициент перевода значений прочностных показателей образцов. Рассчитав коэффициент можно имея данные прочностных показателей в соответствии с ГОСТ определить  примерное значение прочности, которое будет получено при испытаниях этого цемента в соответствии с требованиями EN.

Для возможности сравнения и получения представления о  реальных характеристиках цементов, синтезированных в учебных и научных лабораториях, так же проведен сравнительный анализ прочностных показателей. Для этого сравнили  прочностные характеристики в малых образцах с  прочностью определенной в соответствии с требованиями ГОСТ и EN.

Полученные данные (см. табл 4-6) позволяют рассчитать коэффициенты пересчета  К:

1)  как отношение прочности образцов в соответствии с ГОСТ, к показателям прочности, полученной на малых образцах:

КiсутГОСТ = RГОСТRмал.обр.,

2) как отношение прочности образцов в соответствии с EN, к показателям прочности, полученной на малых образцах.

КENiсут = RENRмал.обр.,

3) как отношение прочности образцов в соответствии с EN, к показателям прочности, полученных в соответствии с ГОСТ.

Кiсут = RENRГОСТ,

Результаты расчетов средних значений коэффициентов представлены в таблице 7.

Таблица 7

Коэффициенты пересчета прочностных показателей

| Коэффициент. | 3 суток | 7 суток | 28 суток |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ/мал. обр. | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| EN/мал. обр. | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| EN/ГОСТ | 0,6 | 0,8 | 0,9 |

Таким образом, для того, чтобы ориентировочно получить прочностные характеристики образцов изготовленных в соответствии с ГОСТом, исходя из характеристик, полученных в малых образцах, необходимо, умножить прочностные показатели малых образцов на 0,5.

Для получения прочностных характеристик образцов изготовленных по EN, исходя из характеристик, полученных в малых образцах, необходимо, умножить эти данные на 0,4.

Для перевода прочностных характеристик образцов изготовленных по ГОСТ в EN, необходимо, умножить прочностные показатели образцов изготовленных в соответствии с ГОСТом: на 0,6 для образцов в возрасте трех суток, на 0,8 в возрасте семи суток и на 0,9 в возрасте двадцати восьми суток.

Полученные коэффициенты возможно применять для приближенных прогнозов прочности, которую проявят синтезированные в учебных и научных лабораториях цементы, при испытаниях в стандартных условиях.

# Выводы по работе

1. Применение альтернативных минеральных добавок к клинкеру: шлаков Саткинского чугуноплавильного завода и  Магнитогорского металлургического комбината; золы и  золошлаковой смеси Рефтинской ТЭС на ЗАО «Сухоложскцемент»  позволит получить цемент марки ПЦ 400 Д 20 и полностью заменить экономически невыгодный для предприятия шлак Нижнетагильского металлургического комбината.

2. Размолоспособность клинкера с добавкой отходов Рефтинской ТЭС выше, чем у чистого клинкера. Данная особенность принесет дополнительный экономический эффект и в комплексе с расположением ТЭС в непосредственной близости от цементного завода делает добавки отходов ТЭС наиболее перспективными.

3. Из исследованных шлаков, с точки зрения затрат на помол цемента эффективнее использовать в качестве добавки шлак Саткинского чугуноплавильного завода.

4. Рассчитаны коэффициенты пересчета прочностных показателей при разных способах определения гидравлической активности цемента. Значение коэффициентов пересчета в возрасте твердения 28 суток составляют:

КГОСТ/мал. обр.=0,5; КEN/мал. обр.= 0,4; КEN/ГОСТ=0,9

Полученные коэффициенты можно применять для приближенных прогнозов прочности, которую проявят синтезированные в учебных и научных лабораториях цементы, при испытаниях в стандартных условиях и ориентировочного перевода прочностных характеристик с показателей Российского стандарта на Европейский.

5. Использование альтернативных минеральных добавок к клинкеру: шлаков Саткинского чугуноплавильного завода и  Магнитогорского металлургического комбината; золы и  золошлаковой смеси Рефтинской ТЭС на ЗАО «Сухоложскцемент»  целесообразно и экономический оправдано.

# Список литературы

1. Баженов П.И., Григорьев Б.А.  Овчаренко Г.И. Строительные материалы из попутных продуктов промышленности.- Л.:,1980, С. 155

2. Копелиович В.М., Здоров А.И., Златковский А.Б.Утилизация промышленных отходов при производстве цемента //Цемент.-1998. - №3.-С.35-39.

3. Иващенко СИ., Пермигин Н.П., Горшкова И.В. Вяжущие на основе металургических шлаков и отходов производства цементного клинкера.// Физико-химические проблемы материаловедения и основы технологии: тезисы докладов Всесоюзной Конференции.- Белгород,1991.Ч.2.-С121.

4. КушанскийВ.Е., Трубицин А.С Химия и химическая технология на рубеже тысячелетий: материалы 2 Всероссийской научной конференции, Томск,26-28 ноября,2002.- Томск: Издательство ТПУ, 2002. - С.78-81.

5. Глуховский В.Д., Пахомов В.А. Шлакопортландцементы и бетоны.-Киев. :Буд1вельник, 1978.-184с.

6. Енч Ю.Г., Коган Н.П., Мчедлов-Петросян О.П. Возможности использования отвальных доменных шлаков// Цемент.-1983.-№ 11.-С.7-8.

7. Енч Ю.Г. Коган Н.П., Мчедлов-Петросян О.П. Изоморфное замещение Катионов в шлаковых минералах и изменение свойств отвальных шлаков// Цемент.- 1988.-№6.-С.14-15.

8. Копелиович В.М., Здоров А.И., Златковский А.Б.Утилизация промышленных отходов при производстве цемента //Цемент.-1998. - №3.-С.35-39.

9. Кравченко И.В., Ковалева И.В., Долбилова И.Б. Повышение эффективности цементного производства при использовании техногенных материалов. // Цемент, 1989,№3,с.9-10.

10. Малооков Е. А., Щербин А.В., Петровский М.Б. Зола- уноса – эффективная гидравличесая добавка.  // Цемент.-2000г.-с. 33-35

11. Котельников С. В. Отходы ТЭЦ как активный компонент вяжущих для строительных материалов.  // Цемент.-2003г.-с. 44-46

12. Аллилуева Е.А. Золошлаки от сжигания бурых углей – активная минеральная добавка в цемент. // Цемент.-2004г.-с. 97-99

13. Г.Ю. Василик, Е.М. Еремина Использование вторичных материальных ресурсов и попутных продуктов. Труды ин-та, вып. 99./НИИЦЕМЕНТ, М.,1990

14.  Экологические проблемы в технологии цементного производства. Труды ин-та, вып. 102/ НИИЦЕМЕНТ, М.,1990

15.   Экологическая технология. Переработка промышленных отходов в строительные материалы. Межвуз сб. науч.тр.-Свердловск. Изд. УПИ, 1984.

16. Каушанский    В.Е.,    Трубицин    А.С,Казаков    СБ.Влияние термообработки доменного гранулированного шлака на его размалываемость и активность: Изв. Вузов// Строительство. - 2003. - №7. - С.58-62.

17. Бутт Ю.М., Окороков С.Д., Сычев М.М., Тимашев В.В. Технология вяжущих вешеств.-М.: Высшая школа, 198О.-472с.

при вводе шлака в шихту //Цемент. -1983.-№8-С.17-18.

18. Бутт Ю.М., СычевМ.М., Тимашев В.В. Химическая технология вяжущих материалов: Учебник для вузов/ Под ред. Тимашева В.В. - М.: Высш. Школа, 1980. - 472 С, ил.

19. Журавлев В. Ф. Химия вяжущих/В. Ф. Журавлев. – Л.:Госхимиздат, 1951. – 200с

20. Йоахим Хадер. Заменитель клинкера в цементной промышленности/ Цемент Известь Гипс. – 2006. - №2. – С.26-31.

21. Кертон Ф. Перспективы рынка шлаковых цементов в Европе/ Цемент и его применение. – 2006. – №5. С.12-17.

22. Абрамсон И. Г. Экологические проблемы цементной промышленности и пути их разрешения// Сборник докладов. – Москва, ЦМТ. – 2006. – С.11 – 18.

23.Жарко В. И. Зоны дефицита цемента в России// Сборник докладов. – Москва, ЦМТ. – 2006. – С. 56 – 63.

24. Нери Неддер. Цементная промышленность будущего.// Международный цементный форум. – Москва. – 2006. – С.64-66.

25. Шубин В. И. Производство цемента в России в 2005 – 2010 годах/В. И. Шубин, В. И. Жарко, В. Ю. Василик, Б. Г. Балмаев// ИнформЦемент. – 2007. – №2(11)

26. Бутт Ю.М., Тимашев В.В. Практикум по химической технологии вяжущих материалов. – М.: Высшая школа, 1973. – 504с.

27. Горшков В.С., Тимашев В.В., Савельев В.С. Методы физико-химического анализа вяжущих веществ. – М.: Высшая школа, 1981. – 335с.

28. Миркин Л.И. Рентгеноструктурный анализ. Справочное руководство. – М.: Наука, 1976. – 326с.

29. Картотека межплоскостных расстояний. -  American Society for Testing Materials. 1973.