# Приложения

Приложение 1

Расчетные сопротивления и начальные модули упругости бетона

| Вид сопротивления | # Бетон | # Класс бетона по прочности на сжатие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # В12,5 | # В15 | # В20 | # В25 | # В30 | # В35 | # В40 | # В45 | # В50 |
| # Сжатие осевое (призменная прочность) Rb, МПа | # Тяжелый и мелкозернистый Легкий | 7,5 7,5 | 8,5 8,5 | 11,5 11,5 | 14,5 14,5 | 17,0 17,0 | 19,5 19,5 | 22,0 22,0 | 25,0 — | 27,5 — |
| # Растяжение осевое Rbt, МПа | # Тяжелый, мелкозернистый, легкий | # 0,66 | # 0,75 | # 0,90 | # 1,05 | # 1,20 | # 1,30 | # 1,40 | # 1,45 | # 1,55 |
| # Начальный модуль упругости бетона Eb, МПа | # Тяжелый: – собственного твердения – подвергнутый тепловой обработке – мелкозернистый – легкий | 21000 19000 17500 11700 | 23000 20500 19500 12500 | 27000 24000 22000 13500 | 30000 27000 24000 14500 | 32500 29000 26600 15500 | 34500 31000 27500 — | 36000 32500 28500 — | 37500 34000 — — | 39000 35000 — — |

Приложение 2

Нормативные и расчетные сопротивления, модули упругости арматуры

| Класс арматуры | Нормативное сопротивление Rsn, МПа | Расчетные сопротивления, МПа |  |  | Модуль упругости Es, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | растяжению |  | сжатиюRsc |  |
|  |  | а) продольной; б) поперечной и отогнутой при расчете по наклонному сечению на действие изгибающего момента Rs | поперечной и отогнутой при расчете по наклонному сечению на действие поперечной силыRsw |  |  |
| A240 | 240 | 215 | 170 | 215 | 200 000 |
| A300 | 300 | 270 | 215 | 270 | 200 000 |
| A400 | 400 | 355 | 285 | 355 | 200 000 |
| A500 | 500 | 435 | 300 | 435 | 200 000 |
| A600 | 600 | 520 | – | 400 | 200 000 |
| A800 | 800 | 695 | – | 400 | 200 000 |
| A1000 | 1000 | 830 | – | 400 | 200 000 |
| В500 Вр1200 Вр1300 Вр1400 Вр1500 | 500 1200 1300 1400 1500 | 415 1000 1070 1170 1250 | 300 – – – – | 360 400 400 400 400 | 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 |

Приложение 3

Вспомогательная таблица для расчета нормальных сечений
изгибаемых элементов прямоугольного профиля

|  = x / h0 |  = zb / hb | A0 |  = x / h0 |  = zb / hb | A0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 0,995 | 0,010 | 0,37 | 0,815 | 0,301 |
| 0,02 | 0,990 | 0,020 | 0,38 | 0,810 | 0,309 |
| 0,03 | 0,985 | 0,030 | 0,39 | 0,805 | 0,314 |
| 0,04 | 0,980 | 0,039 | 0,40 | 0,800 | 0,320 |
| 0,05 | 0,975 | 0,048 | 0,41 | 0,795 | 0,326 |
| 0,06 | 0,970 | 0,058 | 0,42 | 0,790 | 0,332 |
| 0,07 | 0,965 | 0,067 | 0,43 | 0,785 | 0,337 |
| 0,08 | 0,960 | 0,077 | 0,44 | 0,780 | 0,343 |
| 0,09 | 0,955 | 0,085 | 0,45 | 0,775 | 0,349 |
| 0,10 | 0,950 | 0,095 | 0,46 | 0,770 | 0,354 |
| 0,11 | 0,945 | 0,104 | 0,47 | 0,765 | 0,359 |
| 0,12 | 0,940 | 0,113 | 0,48 | 0,760 | 0,365 |
| 0,13 | 0,935 | 0,121 | 0,49 | 0,755 | 0,370 |
| 0,14 | 0,930 | 0,130 | 0,50 | 0,750 | 0,375 |
| 0,15 | 0,925 | 0,139 | 0,51 | 0,745 | 0,380 |
| 0,16 | 0,920 | 0,147 | 0,52 | 0,740 | 0,385 |
| 0,17 | 0,915 | 0,155 | 0,53 | 0,735 | 0,390 |
| 0,18 | 0,910 | 0,164 | 0,54 | 0,730 | 0,394 |
| 0,19 | 0,905 | 0,172 | 0,55 | 0,725 | 0,399 |
| 0,20 | 0,900 | 0,180 | 0,56 | 0,720 | 0,403 |
| 0,21 | 0,895 | 0,188 | 0,57 | 0,715 | 0,408 |
| 0,22 | 0,890 | 0,196 | 0,58 | 0,710 | 0,412 |
| 0,23 | 0,885 | 0,203 | 0,59 | 0,705 | 0,416 |
| 0,24 | 0,880 | 0,211 | 0,60 | 0,700 | 0,420 |
| 0,25 | 0,875 | 0,219 | 0,61 | 0,695 | 0,424 |
| 0,26 | 0,870 | 0,226 | 0,62 | 0,690 | 0,428 |
| 0,27 | 0,865 | 0,236 | 0,63 | 0,685 | 0,432 |
| 0,28 | 0,860 | 0,241 | 0,64 | 0,680 | 0,435 |
| 0,29 | 0,855 | 0,248 | 0,65 | 0,675 | 0,439 |
| 0,30 | 0,850 | 0,255 | 0,66 | 0,670 | 0,442 |
| 0,31 | 0,845 | 0,262 | 0,67 | 0,665 | 0,446 |
| 0,32 | 0,840 | 0,269 | 0,68 | 0,660 | 0,449 |
| 0,33 | 0,835 | 0,275 | 0,69 | 0,655 | 0,452 |
| 0,34 | 0,830 | 0,282 | 0,70 | 0,650 | 0,455 |
| 0,35 | 0,825 | 0,289 |  |  |  |
| 0,36 | 0,820 | 0,295 |  |  |  |

Приложение 4

Сортамент арматуры

| Диаметр, мм | Расчетные площади поперечного сечения, см2, при числе стержней |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса, кг | Диаметр, мм | Сортамент горячекатаной арматуры периодического профиля из стали классов |  |  |  |  |  |  | Сортамент арматурной проволоки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | A–240 | A–300 | A–400 | A–500 | A–600 | А–800 | А–1000 | В500 | В1200– В1500 |
| 3 | 0,071 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,57 | 0,64 | 0,71 | 0,052 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |  |  |
| 4 | 0,126 | 0,25 | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,76 | 0,88 | 1,01 | 1,13 | 1,26 | 0,092 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |  |  |
| 5 | 0,196 | 0,39 | 0,59 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,37 | 1,57 | 1,77 | 1,96 | 0,144 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |  |  |
| 6 | 0,283 | 0,57 | 0,85 | 1,13 | 1,42 | 1,70 | 1,98 | 2,26 | 2,55 | 2,83 | 0,222 | 6 |  |  |  | — | — | — | — |  |  |
| 7 | 0,385 | 0,77 | 1,15 | 1,54 | 1,92 | 2,31 | 2,69 | 3,08 | 3,46 | 3,85 | 0,302 | 7 | — | — | — | — | — | — | — |  |  |
| 8 | 0,503 | 1,01 | 1,51 | 2,01 | 2,51 | 3,02 | 3,52 | 4,02 | 4,53 | 5,03 | 0,395 | 8 |  | — |  | — | — | — | — |  |  |
| 9 | 0,636 | 1,27 | 1,91 | 2,54 | 3,18 | 3,82 | 4,45 | 5,09 | 5,72 | 6,36 | 0,499 | 9 | — | — | — | — | — | — | — |  | — |
| 10 | 0,785 | 1,57 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,07 | 7,85 | 0,617 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 12 | 1,131 | 2,26 | 3,39 | 4,52 | 5,65 | 6,79 | 7,92 | 9,05 | 10,18 | 11,31 | 0,888 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 14 | 1,539 | 3,08 | 4,62 | 6,16 | 7,69 | 9,23 | 10,77 | 12,31 | 13,85 | 15,39 | 1,208 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
| 16 | 2,011 | 4,02 | 6,03 | 8,04 | 10,05 | 12,06 | 14,07 | 16,08 | 18,10 | 20,11 | 1,578 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
| 18 | 2,545 | 5,09 | 7,63 | 10,18 | 12,72 | 15,27 | 17,81 | 20,36 | 22,90 | 25,45 | 1,998 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
| 20 | 3,142 | 6,28 | 9,42 | 12,56 | 15,71 | 18,85 | 21,99 | 25,14 | 28,28 | 31,42 | 2,466 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
| 22 | 3,801 | 7,60 | 11,40 | 15,20 | 19,00 | 22,81 | 26,61 | 30,41 | 34,21 | 38,01 | 2,984 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
| 25 | 4,909 | 9,82 | 14,73 | 19,63 | 24,54 | 29,45 | 34,36 | 39,27 | 44,13 | 49,09 | 3,853 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
| 28 | 6,158 | 12,32 | 18,47 | 24,63 | 30,79 | 36,95 | 43,10 | 49,26 | 55,42 | 61,58 | 4,834 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
| 32 | 8,042 | 16,08 | 24,13 | 32,17 | 40,21 | 48,25 | 56,30 | 64,34 | 72,38 | 80,42 | 6,313 | 32 |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
| 36 | 10,18 | 20,36 | 30,54 | 40,72 | 50,90 | 61,08 | 71,26 | 81,44 | 91,62 | 101,80 | 7,990 | 36 |  |  |  |  |  | — | — | — | — |
| 40 | 12,52 | 25,12 | 37,68 | 50,24 | 62,80 | 75,36 | 87,92 | 100,48 | 113,04 | 125,60 | 9,870 | 10 |  |  |  |  |  | — | — | — | — |

Примечание: знаком  отмечены прокатываемые профили

# Приложение 5

Таблица для расчета многопролетных многоэтажных рам

| № п/п | Схема загружения и опоры моментов | k | Опорные моменты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МАВ | МВА | МВС | МСВ |
| 1 |  | 0,5 1 2 3 4 5 6 | -0,072 -0,063 -0,054 -0,046 -0,039 -0,033 -0,027 | -0,090 -0,091 -0,093 -0,095 -0,097 -0,099 -0,100 | -0,083 -0,085 -0,087 -0,088 -0,089 -0,090 -0,091 | -0,083 -0,085 -0,087 -0,088 -0,089 -0,090 -0,091 |
| 2 |  | 0,5 1 2 3 4 5 6 | -0,077 -0,070 -0,062 -0,055 -0,048 -0,042 -0,036 | -0,079 -0,074 -0,068 -0,065 -0,063 -0,063 -0,062 | -0,006 -0,012 -0,018 -0,022 -0,026 -0,028 -0,030 | -0,006 -0,012 -0,018 -0,022 -0,026 -0,028 -0,030 |
| 3 |  | 0,5 1 2 3 4 5 6 | 0,005 0,007 0,008 0,009 0,009 0,009 0,009 | -0,011 -0,017 -0,025 -0,030 -0,034 -0,036 -0,038 | -0,077 -0,073 -0,069 -0,066 -0,063 -0,062 -0,061 | -0,077 -0,073 -0,069 -0,066 -0,063 -0,062 -0,061 |
| 4 |  | 0,5 1 2 3 4 5 6 | -0,071 -0,062 -0,052 -0,045 -0,037 -0,032 -0,026 | -0,092 -0,095 -0,101 -0,107 -0,112 -0,115 -0,117 | -0,088 -0,094 -0,098 -0,100 -0,102 -0,104 -0,105 | -0,072 -0,066 -0,059 -0,054 -0,050 -0,046 -0,043 |