| Приложение 3 | Расчетные сопротивления и начальные модули упругости бетона | Класс бетона по прочности на сжатие | В50 | 27,5 — | 1,6 |  | 38000 | 35000 — — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В45 | 25,0 — | 1,5 |  | 37500 | 34000 — — |
|  |  |  | В40 | 22,0 22,0 | 1,40 |  | 36000 | 32500 28500 — |
|  |  |  | В35 | 19,5 19,5 | 1,30 |  | 34500 | 31000 27500 — |
|  |  |  | В30 | 17,0 17,0 | 1,15 |  | 32500 | 29000 26600 15500 |
|  |  |  | В25 | 14,5 14,5 | 1,05 |  | 30000 | 27000 24000 14500 |
|  |  |  | В20 | 11,5 11,5 | 0,90 |  | 27500 | 24000 22000 13500 |
|  |  |  | В15 | 8,5 8,5 | 0,75 |  | 24000 | 20500 19500 12500 |
|  |  |  | В10 | 6,0 6,0 | 0,56 |  | 19000 | 19000 17500 11700 |
|  |  | Бетон |  | # Тяжелый и мелкозернистый Легкий | Тяжелый, мелкозернистый, легкий | # Тяжелый: – собственного | твердения | -подвергнутый тепловой обработке -мелкозернистый -легкий |
|  |  | Вид сопротивления |  | # Сжатие осевое (призменная прочность) Rb, МПа | Растяжение осевое Rbt, МПа | Начальный модуль упругости бетона Eb, МПа |  |  |

Приложение 4

Вспомогательная таблица для расчета нормальных сечений
изгибаемых элементов прямоугольного профиля

|  = x / h0 |  = zb / hb | A0 |  = x / h0 |  = zb / hb | A0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 0,995 | 0,010 | 0,37 | 0,815 | 0,301 |
| 0,02 | 0,990 | 0,020 | 0,38 | 0,810 | 0,309 |
| 0,03 | 0,985 | 0,030 | 0,39 | 0,805 | 0,314 |
| 0,04 | 0,980 | 0,039 | 0,40 | 0,800 | 0,320 |
| 0,05 | 0,975 | 0,048 | 0,41 | 0,795 | 0,326 |
| 0,06 | 0,970 | 0,058 | 0,42 | 0,790 | 0,332 |
| 0,07 | 0,965 | 0,067 | 0,43 | 0,785 | 0,337 |
| 0,08 | 0,960 | 0,077 | 0,44 | 0,780 | 0,343 |
| 0,09 | 0,955 | 0,085 | 0,45 | 0,775 | 0,349 |
| 0,10 | 0,950 | 0,095 | 0,46 | 0,770 | 0,354 |
| 0,11 | 0,945 | 0,104 | 0,47 | 0,765 | 0,359 |
| 0,12 | 0,940 | 0,113 | 0,48 | 0,760 | 0,365 |
| 0,13 | 0,935 | 0,121 | 0,49 | 0,755 | 0,370 |
| 0,14 | 0,930 | 0,130 | 0,50 | 0,750 | 0,375 |
| 0,15 | 0,925 | 0,139 | 0,51 | 0,745 | 0,380 |
| 0,16 | 0,920 | 0,147 | 0,52 | 0,740 | 0,385 |
| 0,17 | 0,915 | 0,155 | 0,53 | 0,735 | 0,390 |
| 0,18 | 0,910 | 0,164 | 0,54 | 0,730 | 0,394 |
| 0,19 | 0,905 | 0,172 | 0,55 | 0,725 | 0,399 |
| 0,20 | 0,900 | 0,180 | 0,56 | 0,720 | 0,403 |
| 0,21 | 0,895 | 0,188 | 0,57 | 0,715 | 0,408 |
| 0,22 | 0,890 | 0,196 | 0,58 | 0,710 | 0,412 |
| 0,23 | 0,885 | 0,203 | 0,59 | 0,705 | 0,416 |
| 0,24 | 0,880 | 0,211 | 0,60 | 0,700 | 0,420 |
| 0,25 | 0,875 | 0,219 | 0,61 | 0,695 | 0,424 |
| 0,26 | 0,870 | 0,226 | 0,62 | 0,690 | 0,428 |
| 0,27 | 0,865 | 0,236 | 0,63 | 0,685 | 0,432 |
| 0,28 | 0,860 | 0,241 | 0,64 | 0,680 | 0,435 |
| 0,29 | 0,855 | 0,248 | 0,65 | 0,675 | 0,439 |
| 0,30 | 0,850 | 0,255 | 0,66 | 0,670 | 0,442 |
| 0,31 | 0,845 | 0,262 | 0,67 | 0,665 | 0,446 |
| 0,32 | 0,840 | 0,269 | 0,68 | 0,660 | 0,449 |
| 0,33 | 0,835 | 0,275 | 0,69 | 0,655 | 0,452 |
| 0,34 | 0,830 | 0,282 | 0,70 | 0,650 | 0,455 |
| 0,35 | 0,825 | 0,289 |  |  |  |
| 0,36 | 0,820 | 0,295 |  |  |  |