| Диаметр, мм | Расчетные площади поперечного сечения, см2 при числе стержней |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса, кг | Диаметр, мм | Сортамент горячекатаной арматуры периодического профиля из стали классов |  |  |  |  |  |  |  |  | Сортамент арматурной проволоки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | А240 |  | А300 |  | А400 | А500 | А600 | А800 | А1000 | В500 | Вр1200- Вр1500 |
| 3 | 0,071 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,57 | 0,64 | 0,71 | 0,052 | 3 | _ |  | _ |  | _ | _ | _ | _ | _ | x | x |
| 4 | 0,126 | 0,25 | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,76 | 0,88 | 1,01 | 1,13 | 1,26 | 0,092 | 4 | _ |  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | x | x |
| 5 | 0,196 | 0,39 | 0,59 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,37 | 1,57 | 1,77 | 1,96 | 0,144 | 5 | _ |  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | x | x |
| 6 | 0,283 | 0,57 | 0,85 | 1,13 | 1,42 | 1,70 | 1,98 | 2,26 | 2,55 | 2,83 | 0,2222 | 6 | x |  | x |  | x | _ | _ | _ | _ | x | x |
| 7 | 0,385 | 0,77 | 1,15 | 1,54 | 1,92 | 2,31 | 2,69 | 3,08 | 3,46 | 3,85 | 0,302 | 7 | _ |  | _ |  | _ | _ | _ | _ | _ | x | x |
| 8 | 0,503 | 1,01 | 1,51 | 2,01 | 2,51 | 3,02 | 3,52 | 4,02 | 4,53 | 5,03 | 0,395 | 8 | x |  |  | x | x | _ | _ | _ | _ | x | x |
| 9 | 0,636 | 1,27 | 1,91 | 2,54 | 3,18 | 3,82 | 4,45 | 5,09 | 5,72 | 6,36 | 0,499 | 9 | _ |  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | x | _ |
| 10 | 0,785 | 1,57 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,07 | 7,85 | 0,617 | 10 | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | _ |
| 12 | 1,131 | 2,26 | 3,39 | 4,52 | 5,65 | 6,79 | 7,92 | 9,05 | 10,18 | 11,31 | 0,888 | 12 | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | _ |
| 14 | 1,539 | 3,08 | 4,62 | 6,16 | 7,69 | 9,23 | 10,77 | 12,31 | 13,85 | 15,39 | 1,208 | 14 | x |  | x |  | x | x | x | x | x | _ | _ |
| 16 | 2,011 | 4,02 | 6,03 | 8,04 | 10,05 | 12,06 | 14,07 | 16,08 | 18,10 | 20,11 | 1,578 | 16 | x x xx |  |  | x | x | x | x | x | x | _ | _ |
| 18 | 2,545 | 5,09 | 7,63 | 10,18 | 12,72 | 15,27 | 17,81 | 20,36 | 22,90 | 25,45 | 1,998 | 18 | x |  | x |  | x | x | x | x | x | _ | _ |
| 20 | 3,142 | 6,28 | 9,42 | 12,56 | 15,71 | 18,85 | 21,99 | 25,14 | 28,28 | 31,42 | 2,466 | 20 | x |  | x |  | x | x | x | x | x | _ | _ |
| 22 | 3,801 | 7,60 | 11,40 | 15,20 | 19,00 | 22,81 | 26,61 | 30,41 | 34,21 | 38,01 | 2,984 | 22 | x |  | x |  | x | x | x | x | x | _ | _ |
| 25 | 4,909 | 9,82 | 14,73 | 19,63 | 24,54 | 29,45 | 34,36 | 39,27 | 44,13 | 49,09 | 3,853 | 25 | x |  | x |  | x | x | x | x | x | _ | _ |
| 28 | 6,158 | 12,32 | 18,47 | 24,63 | 30,79 | 36,95 | 43,10 | 49,26 | 55,42 | 61,58 | 4,834 | 28 | x |  | x |  | x | x | x | x | x | _ | _ |
| 32 | 8,042 | 16,08 | 24,13 | 32,17 | 40,21 | 48,25 | 56,30 | 64,34 | 72,38 | 80,42 | 6,313 | 32 | x |  |  | x | x | x | x | x | x | _ | _ |
| 36 | 10,18 | 20,36 | 30,54 | 40,72 | 59,90 | 61,08 | 71,26 | 81,44 | 91,62 | 101,80 | 7,990 | 36 | x |  | x |  | x | x | x | _ | _ | _ | _ |
| 40 | 12,52 | 25,12 | 37,68 | 50,24 | 62,80 | 75,36 | 87,92 | 100,48 | 113,04 | 125,60 | 9,870 | 10 | x |  | x |  | x | x | x | _ | _ | _ | _ |

Приложение 2

Сортамент арматуры